中华人民共和国工业和信息化部 发布

202×-××-××实施

202X-××-××发布

氧化钨中氧原子个数的测定

硫代硫酸钠滴定法

Determination of the number of oxygen atoms in tungsten oxide

Sodium thiosulfate titration

（送审稿）

YS/T XXXX—202X

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

CCS H 16

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：崇义章源钨业股份有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司郴州钨制品分公司、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心(江西省钨与稀土研究院）、安泰天龙钨钼科技有限公司、赣州冶研所检测技术服务有限公司、中南大学、南昌硬质合金有限责任公司、厦门钨业股份有限公司、湖北绿钨资源循环有限公司、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心。

本文件主要起草人：徐国钻、张 欣、林丽萍、何红梅、侯贵琼、李春海、李 渊、华娟霞、黄 鑫、梁立红、苑 栋、吴芳芳、撒志远、吴爱华、陈永强、冯 浩、杨 跃、罗铁础、王懿轩。

氧化钨中氧原子个数的测定 硫代硫酸钠滴定法

- 范围

本文件描述了氧化钨（包含紫钨、蓝钨、黄钨）中氧原子个数的测定方法。

本文件适用于氧化钨（包含紫钨、蓝钨、黄钨）中氧原子个数的测定，测定范围2.60~3.00。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

试料用氢氧化钾和一定量的铁氰化钾溶解后，过量的铁氰化钾在酸性溶液中与碘化钾反应并释放出碘，然后用硫代硫酸钠标准溶液滴定，从而计算出氧化钨中的氧原子个数。

- 试剂和材料

5.1  水，GB/T 6682，二级。

5.2  氢氧化钾溶液 (100 g/L)。

5.3  盐酸 (1+1)。

5.4  碘化钾溶液 (100 g/L)。

5.5  淀粉溶液 (10 g/L)：称取1 g淀粉于烧杯中加少量水将淀粉调成糊状，随后加入热水约60 mL搅拌，将烧杯内溶液煮沸约2 min中，冷却，再加入0.1 g氢氧化钾于溶液中溶解完全后，定容至100 mL。

5.6  硫代硫酸钠标准滴定溶液 (0.05 mol/L)：

──配制：称取12.5 g硫代硫酸钠，加入0.1 g无水碳酸钠(优级纯)溶于1000 mL水中，缓缓煮沸10 min，冷却，放置2周后过滤。

──标定：称取0.09 g（精确至0.0001 g）于120±2 ℃干燥至恒重的重铬酸钾基准试剂置于250 mL碘量瓶中，加入25 mL水溶解。先加入20 mL硫酸（1+4）摇匀，再加入20 mL碘化钾溶液（5.4）摇匀，于暗处放置5 min，用配制的硫代硫酸钠标准滴定溶液 (5.6 )滴定至浅蓝色，加入1 mL淀粉溶液（5.5），继续滴定至溶液由蓝色变为亮绿色为终点(V1)，随同标定做空白试验(V2)。

硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度c按公式（1）计算,数值以摩尔每升（mol/L）表示：

c=m×1000(V1−V2)×M                         …………（1）

式中：

c ──硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m ──重铬酸钾质量，单位为克（g）；

V1 ──标定所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ──空白试验所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M ──重铬酸钾的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/ mol），[M( 1/6 K2Cr2O7)=49.031]。

5.7  铁氰化钾标准溶液 (0.2 mol/L)：

──配制：称取66.00 g铁氰化钾于250 mL烧杯中，加入100 mL水溶解，移入1000 mL棕色容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。

──标定：移取5.00 mL铁氰化钾标准溶液（5.7）于250 mL碘量瓶中，先加入20 mL盐酸（5.3）摇匀，再加入20 mL碘化钾溶液（5.4）摇匀，于暗处放置5 min，加入20mL硫酸锌溶液（100 g/L），用硫代硫酸钠标准滴定溶液（5.6）滴定至浅蓝色，加入1 mL淀粉溶液（5.5），继续滴定至蓝色消失为终点(V3)。

1 mL铁氰化钾标准溶液相当于硫代硫酸钠标准滴定溶液的毫升（mL）数，按公式（2）计算：

B=V35                                 …………（2）

式中：

B ──1 mL铁氰化钾标准溶液相当于硫代硫酸钠标准滴定溶液的毫升（mL）数；

V3 ──消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

5 ──移取铁氰化钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

- 样品

样品为粉末状，均应通过0.18 mm（80目）筛孔 。

- 试验步骤

7.1  试料

称取0.2 g样品（6），精确至0.0001 g。

7.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

7.3  空白试验

随同试料做空白试验。

7.4  测定

7.4.1  将试料（7.1）置于250 mL碘量瓶中，用少许水冲洗瓶壁，加入5.00 mL铁氰化钾溶液（5.7）、15 mL氢氧化钾溶液（5.2），摇匀，于低温电热板上加热溶解完全（确保样品不能加热至沸腾），于流水中冷却至室温。

7.4.2  先加入20 mL盐酸（5.3）摇匀，再加入20 mL碘化钾溶液（5.4）摇匀，于暗处放置5 min。

7.4.3  用硫代硫酸钠标准滴定溶液（5.6）滴定至淡黄色，加入1 mL淀粉溶液（5.5）,继续滴定直至蓝色消失为终点（V4）。

7.5  试验数据处理

氧化钨中氧原子个数Ox，按公式（3）计算。

Ox=3−M1×5×B −V4−V5Cm1×1000                     ……………（3）

式中：

Ox ──氧化钨中氧原子的个数；

3 ──WO3氧原子个数；

M1  ──三氧化钨的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/ mol）， M1( 1/2WO3)=115.9 g/ mol；

5 ──加入铁氰化钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

B ──1 mL铁氰化钾标准溶液相当于硫代硫酸钠标准滴定溶液的mL数；

V4 ──试料所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V5 ──试料空白试验所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c ──硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m1──试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位，数值修约按GB/T 8170的规定进行。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。精密度数据统计结果参见附录 A。

表1 重复性限

| w | r |
| --- | --- |
| 2.60~3.00 | 0.01 |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，其绝对差值应不大于0.02，超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。精密度数据统计结果参见附录 A。

表2再现性限

| w | R |
| --- | --- |
| 2.60~3.00 | 0.02 |

9 试验报告

试验报告应包括以下内容：

——本文件编号；

——试验对象、实验室名称和试验日期；

——分析结果；

——与基本分析步骤的差异；

——可能影响结果的各种现象的细节

附 录 A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据在 2025 年由12家实验室对氧原子个数的5 个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的氧原子个数在重复性条件下独立测定 11次。测定的原始数据见表 A.1。

表 A.1 精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.97 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.72 | 2.94 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.97 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.97 | 2.84 |
| 2 | 2.72 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.97 | 2.85 |
|  | 2.72 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.92 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.72 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2..71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.72 | 2.93 | 2.72 | 2.97 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.97 | 2.84 |
| 3 | 2.70 | 2.92 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.92 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.92 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.92 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |

表 A.1 精密度试验原始数据(续)

| 实验室 | 水平数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2.71 | 2.94 | 2.74 | 2.98 | 2.86 |
|  | 2.72 | 2.94 | 2.74 | 2.97 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.97 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.86 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.74 | 2.98 | 2.86 |
|  | 2.72 | 2.94 | 2.74 | 2.97 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.97 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.86 |
| 5 | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.72 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
| 6 | 2.72 | 2.93 | 2.72 | 2.96 | 2.83 |
|  | 2.72 | 2.93 | 2.72 | 2.97 | 2.83 |
|  | 2.71 | 2.92 | 2.71 | 2.97 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.97 | 2.83 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.97 | 2.83 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.97 | 2.83 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.96 | 2.83 |
|  | 2.71 | 2.92 | 2.71 | 2.97 | 2.83 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.97 | 2.83 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.97 | 2.83 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.97 | 2.83 |

表 A.1 精密度试验原始数据(续)

| 实验室 | 水平数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 2.72 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.97 | 2.83 |
|  | 2.71 | 2.92 | 2.72 | 2.97 | 2.83 |
|  | 2.72 | 2.93 | 2.72 | 2.97 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.92 | 2.72 | 2.97 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.97 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.97 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.97 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.92 | 2.72 | 2.97 | 2.84 |
|  | 2.72 | 2.92 | 2.72 | 2.97 | 2.84 |
| 8 | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.72 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
| 9 | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.97 | 2.84 |
|  | 2.72 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.97 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.97 | 2.85 |
|  | 2.72 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.97 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.73 | 2.97 | 2.84 |
|  | 2.72 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |

表 A.1 精密度试验原始数据(续)

| 实验室 | 水平数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.94 | 2.72 | 2.99 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.94 | 2.72 | 2.97 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.73 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.70 | 2.93 | 2.72 | 2.97 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.73 | 2.98 | 2.84 |
| 11 | 2.71 | 2.92 | 2.71 | 2.97 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.83 |
|  | 2.70 | 2.93 | 2.71 | 2.97 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.92 | 2.71 | 2.98 | 2.82 |
|  | 2.71 | 2.92 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.92 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.70 | 2.93 | 2.71 | 2.96 | 2.84 |
| 12 | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.94 | 2.72 | 2.99 | 2.86 |
|  | 2.72 | 2.92 | 2.71 | 2.98 | 2.86 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.70 | 2.94 | 2.72 | 2.98 | 2.84 |
|  | 2.72 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.92 | 2.72 | 2.99 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.86 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.98 | 2.86 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.72 | 2.98 | 2.85 |
|  | 2.71 | 2.93 | 2.71 | 2.97 | 2.85 |