国家标准《硫化铜、硫化铅、硫化锌和硫化镍精矿——批料中的金属质量的测定》编制说明

（讨论稿）

南通海关综合技术中心

2025年10月

国家标准《硫化铜、硫化铅、硫化锌和硫化镍精矿——批料中的金属质量的测定》编制说明

（讨论稿）

一、工作简况

1.1任务来源

国标委发[2025]43号文批准对国家标准GB/T 30082-2013《硫化铜、硫化铅和硫化锌精矿——批料中的金属质量的测定》进行修订，计划编号20253759-T-610，预计2026年上半年完成，修订后标准名为《硫化铜、硫化铅、硫化锌和硫化镍精矿——批料中的金属质量的测定》，负责起草单位有南通海关综合技术中心、中国有色金属工业标准计量质量研究所，参与起草单位有中条山有色金属集团有限公司和铜陵有色集团股份有限公司。

1.2立项目的和意义

铜、铅、锌、镍精矿都是工业生产不可或缺的原材料，近年来在国家鼓励进口大宗资源产品的政策下，这些有色精矿的进口量逐年增加，尤其是新能源产业的发展带动镍精矿的进口，年进口量约四千万吨，因此有必要修订GB/T 30082-2013将镍精矿添加进标准适用范围。有色精矿属于高价值的大宗商品，在国际贸易中，其衡重、检测数据备受关注，易产生争议，因此相关国际标准应运而生，ISO10251，ISO12743，ISO13543分别对应干燥时精矿质量损失测定、精矿取制样方法和精矿中金属质量的测定，而ISO12744和ISO12745则是分别用于检查取样方法和计量方法的精密度或误差，这些标准相互关联，构成了一整套精矿检验的质量体系，国标委也对这些标准进行了等同采用或修改采用，建立了一整套相应的国家标准，多年来服务于口岸进出口精矿检验工作，帮助国内收货人尤其是各家冶炼厂评估检验水平，提高精矿检验工作质量，在贸易争议中确保话语权。因此，此次标准修订工作也是为了保证标准体系的完整性。本单位编制了原标准GB/T 30082, 采标对象为ISO 13543:1996，于2013年12月发布，2014年9月实施，ISO 13543最新版本为2016年第二版，从对国际标准应采尽采和保持标准先进性角度来说，该标准修订势在必行。

1.3主要参加单位和工作成员所作的工作

南通海关综合技术中心组织编译修订工作组，中国有色金属工业标准计量质量研究所作为原负责起草单位之一对标准制修订工作具有指导作用，中条山有色金属集团有限公司和铜陵有色集团股份有限公司作为企业代表和标准应用方能够在标准适用性等方面提供意见。

1.4 主要工作过程

1.4.1预研阶段

2024年12月南通海关综合技术中心根据ISO 13543：2016年第二版编制了《硫化铜、硫化铅、硫化锌和硫化镍精矿——批料中的金属质量的测定》草案，后经中国有色金属工业标准计量质量研究所修改，于2025年1月申报标准修订计划。

1.4.2标准立项

2025年8月国标委发[2025]43号文批准标准修订计划，完成时间12个月。

1.4.3起草阶段

2025年11月12日在全国有色金属标准化技术委员会年会重金属分标委小组会上，经与会单位讨论，最终形成了征求意见稿。

1.4.4征求意见阶段

征求意见稿发送（包括工作会议发送和函送、电话、微信等）的单位（需阐述发放单位总数，并说明发放非委员单位总数及其中的用户、科研、其他单位所占比例【重要！】）、收到的意见数量，处理情况等。送审稿完成日期【内容与意见汇总处理表完全一致！不应早于征求意见汇总处理表填表日期，迟于审定会日期】

在开展公平竞争审查过程中，经对照，没有发现限制或者变相限制市场准入和退出，没有限制商品要素的自由流动、不影响生产经营成本以及生产经营行为。同时填写《公平竞争审查表》

【形成征求意见稿后，开展公平竞争审查。如有可能影响市场竞争的具体内容，应逐项说明并分析是否存在违反规定的情况】

【征求意见的通用写法】

编制组根据意见，对标准进行修改和完善，形成了标准《送审稿》及《编制说明》。

1.4.5审查阶段

- 技术专家审查

- 2022年X月XX～XX日在XX省XX市，由全国有色金属标准化技术委员会主持，召开了《XXX》标准审定会，共有xx个单位的xx名专家（详见有色金属标准审定会专家签名表）参加了会议。【这个单位数和专家数，是审定会上的那张专家签字表，不要数错了】

- 与会专家对 《XXXX》标准的送审稿进行了认真审定，提出了xx条修改意见，编制小组会后按照专家的修改意见进行了修改，完善了《送审稿》及《送审稿编制说明》。

- 委员审查

20xx年xx月xx日，全国有色金属标准化技术委员会在XX省XX市召开了全体委员会议。全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会（SAC/TC243/SC2）全体委员共计 66名，实际参与投票工作 XX名。会议经过认真的讨论，对《xxxx》标准制修订程序、征求意见的过程以及技术内容的确定等多方面进行了仔细审查。与会XX名委员全体投票通过，同意该标准《送审稿》及和《送审稿编制说明》通过审查，无修改意见，表决通过率为100%。

- 委员电子投票【国标写，其他不写】

- 20XX 年X月X 日至X 月X 日，由全国有色重金属标准化分技术委员会在全国专业标准化技术委员会工作平台发起了《XX》报批稿及编制说明委员投票，该委员会有委员 66人，xx 人投赞成票，不赞成为零和弃权票为0，其余未投票，投赞成票率为 xx%。

1.4.6报批阶段

标准编制组对标准文本和编制说明进行完善，形成标准报批稿报送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）秘书处，上报至国家标准化管理委员会【行标为：工业和信息化部、团标为：中国有色金属工业协会】审批、发布。

二、编制原则、主要内容及其确定依据

1、编制原则

起草符合GB/T 1.1的编写要求；

修改采用国际标准。既考虑与国际标准的接轨，又充分考虑到我国的实际情况。

修订标准应有利于产品的进出口，同时起到规范市场的作用。

修订的标准应切实可行，具有可操作性。

修订标准应充分考虑生产企业以及使用单位的意见和建议。

2、标准主要技术内容的确定依据

根据ISO13543︰2016e2和ISO13543︰1996的变化对GB/T 30082-2013进行修订。

- 修订前后技术内容的对比

| - 序号 | - 原标准 | - 新标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 范围 | - 无变化 |
| - 2 | - 2 规范性引用文件 | 增加了：GB/T 27673 硫化铜、铅、锌和镍精矿 散装干物料质量损失的测定 (ISO 10251，MOD)、 GB/T 30083 铜、铅和锌矿及精矿 计量方法的精密度和偏差(ISO 12745，IDT) |
| - 3 | - 3定义 | - 无变化 |
| - 4 | - 4测定金属质量 | - 无变化 |
| - 5 | - 5确定金属质量的波动 - ……应根据ISO12745…… | - 替换为GB/T 30083 |
| - 6 | - 6.1 料斗秤精密度（1倍标准偏差）为0.2% | - 0.2%修改为0.1% |
| - 7 | - 6.1.2铜的质量（计量单位：t） - S2w=0.05 - S2M=…… - =0.059 | - 6.1.2 铜的质量 - 根据新的精密度修改计算结果： - S2w=0.0125 - aL结果后备注“铜” - S2M计算式中对应项修改，结果为0.056 |
| - 8 | - 6.1.2 金的质量（计量单位：g/t） - S2w=0.05 - S2M=…… - =0.053 | - 6.1.3 金的质量 - 根据新的精密度修改计算结果： - S2w=0.0125 - aL结果后备注“金” - S2M计算式中对应项修改，结果仍为0.053 |
| - 9 | - 6.3水尺测量 相对精密度（1倍标准偏差）为0.5% - S2w=15625 - S2M=…… - =1380 - SM=37 t - mM=6900 t±74 t 铜 (即相对偏差±1.1%) - 置信范围是6826t~6974t | - 精密度0.5%修改为1% - 根据新的精密度修改计算结果： - S2w=62500 - aL结果后备注“铜” - S2M计算式中对应项修改，结果为4951 - SM=70 t铜 mM=6900 t±140 t 铜 (即相对偏差±2.0%) - 置信范围是6760t~7040t |

- 试验验证分析、综述报告、技术经济论证、预期达到的经济效益、社会效益和生态效益

- 1、试验验证分析和综述报告

- 项目的必要性阐述

- 有色精矿属于高价值的大宗商品，在国际贸易中，其衡重、检测数据备受关注，易产生争议，因此相关国际标准应运而生，ISO10251，ISO12743，ISO13543分别对应干燥时精矿质量损失测定、精矿取制样方法和精矿中金属质量的测定，而ISO12744和ISO12745则是分别用于检查取样方法和计量方法的精密度或误差，这些标准相互关联，构成了一整套精矿检验的质量体系，国标委也对这些标准进行了等同采用或修改采用，建立了一整套相应的国家标准，多年来服务于口岸进出口精矿检验工作，帮助国内收货人尤其是各家冶炼厂评估检验水平，提高精矿检验工作质量，在贸易争议中确保话语权。因此，此次标准修订工作也是为了保证标准体系的完整性。

- 项目的可行性阐述

南通海关综合技术中心（原南通出入境检验检疫局综合技术中心）于2011-2013年分别编制了GB/T 27679，GB/T 27680，GB/T 30082, GB/T 30083，在有色精矿计量方法、取制样方法精密度、误差等方面的标准编制有相当经验积累，能够胜任GB/T 30082的修订工作，牵头组织编译修订工作组。中国有色金属工业标准计量质量研究所作为原负责起草单位之一对标准制修订工作具有指导作用，中条山有色金属集团有限公司和铜陵有色集团股份有限公司作为企业代表和标准应用方能够在标准适用性等方面提供意见。

- 试验验证分析

- 作为采标对象的ISO 13543：2016已实行多年，方法原理成熟可靠。

- 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

- 采标对象的ISO 13543：2016是有色精矿计量领域较新的国际标准，标准实施后有助国内收货人尤其是各家冶炼厂评估检验水平与国际接轨，提高精矿检验工作质量，在贸易争议中确保话语权。

- 4.2经济效益

- 标准实施后有助于国内收货人和冶炼企业提高金属质量测定的准确度，减少争议。

- 4.3社会效益

- 标准实施后，在该领域采用发放与国际通行做法相一致有助于减少贸易结算中的争议。

- 4.4 生态效益

- 无。

- 四、与国际标准和国外先进标准技术内容的对比

- 本标准修改采用ISO 13543:2016《硫化铜、硫化铅、硫化锌和硫化镍精矿——批料中金属质量的测定》（IDT）；

- 以国际标准为基础的起草情况以及是否合规采用国际国外标准、未采用国际标准的原因

本标准修改采用ISO 13543:2016

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

【与现行标准的配套情况】

本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

- 八、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利问题。（若标准中涉及专利，需要在附件中提供必要专利信息披露表、已披露的专利清单、必要专利实施许可声明表等材料。）

九、实施国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准建议作为推荐性国家标准发布。

建议实施日期2026年批准发布后。

本标准发布实施之日起，代替GB/T 30082-2013《硫化铜、硫化铅和硫化锌精矿——批料中的金属质量的测定》

十、其他应当说明的事项。

无。

《硫化铜、硫化铅、硫化锌和硫化镍精矿——批料中的金属质量的测定》编制组

2025年11月10日【报批稿形成之日】