中华人民共和国有色金属行业标准

YS

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

硬质合金细棒扭转试验方法

Method for Torsion Test of Cemented Carbide Thin Rods

（送审稿）

YS/T 0400-2024

ICS 77.160

CCS H 23

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：深圳市金洲精工科技股份有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、南昌硬质合金有限责任公司、河南大地合金有限公司、株洲坤锐硬质合金有限公司、株洲金韦硬质合金有限公司、浙江恒成硬质合金有限公司、成都美奢锐新材料有限公司。

本文件主要起草人：罗春峰、屈建国、厉学广、梅鹏文、廖杰培、凌平、曾瑞霖、杨继安、朱晓辉、甘兴峰、吴爱华、李世富、陈彪、刘强

硬质合金细棒扭转试验方法

- 范围

本文件规定了硬质合金细棒（直径1.0 mm～1.5 mm）扭转试验方法的符号、原理、试样、试验设备、性能测定、测得性能数值修约和试验报告。

本文件适用于硬质合金细棒室温（20 ℃～30 ℃）下测定扭转力学性能的方法。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 原理

硬质合金细棒扭转试验方法的原理，是通过对标准形状的硬质合金试样施加缓慢、均匀的扭矩，使试样产生扭转变形直至断裂，同时记录测量过程中最大扭矩，最终通过力学公式（抗扭强度=最大扭矩÷抗扭截面模量）计算出硬质合金的抗扭强度性能指标，从而评估其在扭转载荷下的承载能力、塑性变形能力及断裂特性。

- 试样

扭转试验前需对试样进行加工，加工后的硬质合金细棒应为圆柱形，试样总长 L0 为80 mm～90 mm，试样的外径 d 为0.900 mm±0.005 mm，其表面粗糙度小于 Ra0.2μm， 直线度不大于0.02 mm，圆柱度不大于0.002 mm。加工后硬质合金细棒的形状见图1。

标引符号说明:

L0——试样总长，单位为毫米（mm）；

d——试样直径，单位为毫米（mm）。

图1 硬质合金细棒示意图

- 仪器设备

  - 6.1 测量装置

表1 测量装置的分辨力

| 试样尺寸 | 测量装置 | 测量分辨力 （mm） |
| --- | --- | --- |
| 直径 | 外径千分尺或者具有同等分辨力的其他仪器 | 0.001 |

表1 测量装置的分辨力（续）

| 试样尺寸 | 测量装置 | 测量分辨力 （mm） |
| --- | --- | --- |
| 标距 | 游标卡尺 | 0.01 |

  - 6.2 扭转试验机

6.2.1 试验机

扭转试验机应满足下列要求（扭转试验机示意图见图2） ：

  - 试验时试验机两夹头之一应能沿轴向自由移动，对试样无附加轴向力，两夹头保持同轴；

  - 试验机在30s内的读数应稳定；

  - 试验机应定期进行校准（建议每年校准一次）。

6.2.2 扭矩传感器

扭矩传感器应满足下列要求：

  - 扭角示值分辨力：≤0.01°；

  - 扭角示值相对误差：±0.5%；

  - 扭矩示值分辨力：0.001 N·m；

  - 扭矩示值相对误差：±0.5%；

  - 扭矩传感器应定期进行校准（建议每年校准一次）。

标引符号说明：

1——显示器；

2——夹头；

3——旋转手柄；

4——操作面板；

5——滑轨。

图2 扭转试验机示意图

- 试验条件

试验应在以下条件下进行：

  - 室温20 ℃～30 ℃范围内；

  - 相对湿度不大于80%；

  - 周围无振动、无腐蚀性介质和无较强电磁场干扰的环境中；

  - 电源电压的变化在额定电压的±5%以内；

  - 在稳固的基础上正确安装，水平度为0.2/1000。

- 试验步骤

8.1 试样加工与测量

按照第5章要求对试样进行加工，在试样中间50 mm长度的区域，选取两端及中间处各测一次直径，并取其算术平均值计算试样的抗扭截面模量，按表1选用测量装置，测量装置应定期进行校准（建议每年校准一次）。

8.2 试样装夹

将试样放入有扭矩传感器一侧的夹头中，旋转手柄，锁紧夹头，点击归零按钮使传感器数据归零。移动传感器侧夹头，使试样进入连接电机侧夹头中，调整两夹头之间的标距 L1 为50.0 mm±0.1 mm，旋转夹持装置，锁紧连接电机侧夹头，保留此时产生的初始扭矩数据。夹持试样时需保证试样伸入两个夹头内的长度均大于等于15 mm，且尽量保持两边对称。扭转试验棒料夹持示意图如图3所示。

8.3 试样扭转

设定扭转速度（推荐50°/min），运行试验机，对试样施加扭矩，直至试样断裂，记录试验过程中的最大扭矩。

标引符号说明:

L0——试样总长，单位为毫米（mm）；

L1——标距，单位为毫米（mm）。

图3 扭转试验棒料夹持示意图

- 试验数据处理

9.1 有效值判定

扭转试验过程中，试样断裂在中间区域的扭矩数据为有效值，试样断裂在夹头夹持位置或者断裂成多截的扭矩数据为无效值。

9.2 扭转强度计算

抗扭强度 τm 按公式（1）计算。

···········(1)

式中：

Tm——测得的最大扭矩，单位为牛·米（N·m）；

W——试样抗扭截面模量。

试样抗扭截面模量 W 按公式（2）计算

···········(2)

式中:

d——试样外径，单位为米（m）。

9.2 数值修约

扭转强度计算结果保留整数，每组试样测量5个有效扭矩值计算扭转强度并取平均值作为该组试样的实际测量值。

- 试验数据处理

试验报告应包括以下内容：

- 本文件编号；

- 试样名称与编号；

- 试验结果；

- 试验日期；

- 可能影响试验结果的任何细节（提供试验条件，如：材质、尺寸、长度、速度、室温等）。