YS/T 36.1—201X

ICS 77.160

CCS H 16


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




[image: image2.emf]  中华人民共和国工业和信息化部   发布    


前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件为YS/T 1840《钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法》的第1部分。YS/T 1840已经发布了以下部分：

——第1部分：镍、铜、铁、锰和锌含量的测定  EDTA 滴定法；

——第2部分：钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。
本文件起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司等。

    本文件主要起草人：

引言

钠离子电池以其低成本、长寿命和高安全的诸多优势有望在各类低速电动车、电动船、数据中心、通信基站、家庭/工业储能、可再生能源大规模接入和智能电网等多个领域快速发展，提升我国在储能技术领域的竞争力与影响力。目前钠离子电池正极材料用前驱体主要包括过渡金属层状氧化物及氢氧化物、聚阴离子类和类普鲁士蓝类。主流的过渡金属层状氧化物及氢氧化物前驱体包括铁锰基层状氧化物及氢氧化物、铜铁锰基层状氧化物及氢氧化物、镍铁锰基层状氧化物及氢氧化物、铜镍铁锰基层状氧化物及氢氧化物、镍锌铁锰基层状氧化物及氢氧化物等五种类型。《钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法  第1部分  镍、铜、铁、锰和锌含量的测定  EDTA滴定法》，也适用于铁锰前驱体、铜铁锰前驱体、镍铁锰前驱体和镍铁锰锌前驱体的检测，旨在统一过渡金属层状氧化物及氢氧化物前驱体行业的研发、生产、贸易中的检测。

YS/T 1840《钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法》由两部分构成：
——第1部分：镍、铜、铁、锰和锌含量的测定  EDTA 滴定法；

——第2部分：钙、镁、锌、镉、铬、铝、铅、钾、钠、硅和硫含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本文件的制定是基于国内钠离子电池正极材料前驱体的研发、生产、贸易的需求。该标准的建立能够使钠离子电池正极材料前驱体中镍、铜、铁、锰和锌含量的测定方法进一步规范、统一，便于供应商与客户之间采用统一的分析方法，有利于减少因分析方法差异造成的商业纠纷，具有很好的经济效益和社会效益。
钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法

：镍、铜、铁、锰和锌含量的测定

EDTA滴定法
1  范围

本文件描述了EDTA滴定法测定钠离子电池正极材料前驱体中镍、铜、铁、锰和锌含量的方法。

本文件适用于钠离子电池正极材料前驱体中镍、铜、铁、锰和锌含量的测定。测定范围见表1 ：

表1  测定范围
	元素名称
	质量分数

%

	镍
	5.00 ~35.00 

	铜
	1.00 ~30.00 

	铁
	5.00 ~35.00 

	锰
	5.00 ~50.00 

	锌
	1.00 ~5.00 


2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17433  冶金产品化学分析基础术语

2 术语和定义

GB/T 17433规定的术语适用于本文件。
4  原理
先以紫脲酸铵为指示剂，用EDTA返滴定法测定试样中镍、铜、铁、锰、锌的合量。再在稀盐酸介质中，采用标准曲线法，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定镍、铜、铁、锰、锌的发射强度，从标准曲线上查得镍、铜、铁、锰、锌的质量，分别计算镍、铜、铁、锰、锌的摩尔百分比及镍、铜、铁、锰、锌的含量。

5  试剂
5.1 水，GB/T 6682，二级及以上。
5.2 盐酸（ρ=1.18 g/mL），分析纯及以上。

5.3 盐酸（1+1）。

5.4 氯化铵-氨水缓冲溶液（pH≈10）：称取54 g氯化铵（分析纯及以上）于1000 mL烧杯中，用水溶解，加入350 mL氨水（分析纯及以上），用水稀释至1000 mL，混匀。

5.5 镍标准贮存溶液：称取1.0000 g金属镍（wNi≥99.95％），置于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（1+1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，冷却至室温。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镍。也可采用市售有证标准溶液。
5.6 铜标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铜（wCu≥99.95 %），置于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（1+1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，冷却至室温。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。也可采用市售有证标准溶液。
5.7 铁标准贮存溶液：称取1.4300 g三氧化二铁（基准），置于300 mL烧杯中，加入40 mL盐酸（5.3），盖上表面皿，低温加热溶解完全，冷却至室温。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铁。也可采用市售有证标准溶液。

5.8 锰标准贮存溶液：称取1.0000 g金属锰(wMn≥99.95 %)，置于300 mL烧杯中，加入40 mL硝酸（1+1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，冷却至室温。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锰。也可采用市售有证标准溶液。
5.9 锌标准贮存溶液：称取1.0000 g金属锌（wZn≥99.95 %），置于300 mL烧杯中，缓慢加入40 mL硝酸（1+1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，冷却至室温。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1 mg锌。也可采用市售有证标准溶液。
5.10 EDTA标准滴定溶液（c ≈ 0.02 mol/L），按以下步骤配制和标定。
a）配制：称取8 gEDTA置于400 mL烧杯中，加水微热溶解，冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。放置7 d后标定。

b）标定：移取25.00 mL镍标准贮存溶液（5.6）于锥形瓶中，加入50 mL水，加入10 mL氯化铵-氨水缓冲溶液及0.1 g紫脲酸铵指示剂，用已配制的EDTA标准滴定溶液滴定至紫红色即为终点，记录EDTA标准滴定溶液消耗的体积。同时做空白试验。

EDTA标准滴定溶液的浓度以c计，按公式（1）计算，数值以摩尔每升（mol/L）表示：

                   
[image: image3.wmf](

)

Ni

0

2

1

M

V

V

V

c

´

-

=

r

                                 ….....………（1）
式中：

V1 ——移取镍标准贮存溶液的体积，单位为毫升（mL）；

ρ ——镍标准贮存溶液的质量浓度，单位为克每升（g/L）；
V2 ——滴定镍溶液消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0 ——空白试验消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

MNi——镍的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）（MNi=58.69）。

平行标定四份，所得结果保留四位有效数字，其极差值不大于8×10-5mol/L时，取其平均值。否则，重新标定。

5.11 紫脲酸铵指示剂：称取1 g紫脲酸铵和100 g在105℃~110℃干燥2 h的氯化钠置于研钵中混合研磨均匀，储存于棕色试剂瓶中。

6 仪器设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

——在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是 “零”浓度标准溶液）测量11次，各元素光强度的相对标准偏差不超过2.5 %。

——各元素推荐的分析谱线见表2。

表2   各元素的推荐谱线

	元素名称
	波长

nm

	镍
	216.5

	铜
	324.7

	铁
	259.9

	锰
	294.9

	锌
	206.2


7 样品

7.1 样品粒度不大于0.150 mm。
7.2 样品应在105 ℃±5 ℃下烘干2 h，从烘箱中取出即迅速置于干燥器中，冷却至室温后立即称取。
8 试验步骤

8.1 试料
称取0.30 g样品，精确到0.0001 g。

8.2 平行试验
独立地进行两次测定，取其平均值。

8.3 空白试验
随同试料做空白试验。
8.4  分析试液的制备
将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，加入少量水润湿，加入20 mL盐酸（5.2），置于电热板上加热至溶解完全，取下，冷却，全部转移至250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.5  EDTA滴定法测定试料中镍、铜、铁、锰、锌合量
移取25.00 mL试液（8.4）于250 mL锥形瓶中，加入约50 mL水，加入25.00 mLEDTA标准滴定溶液（5.11），混匀，煮沸加热2 min。取下，冷却，加入10 mL氯化铵-氨水缓冲溶液（5.4）和0.1 g紫脲酸铵指示剂（5.11），混匀。用镍标准贮存溶液（5.5）滴定至橙色即为终点，记录镍标准贮存溶液消耗的体积。

8.6  测定

移取25.00 mL试液（8.4）至100 mL容量瓶中，加入4 mL盐酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量试液及随同试液空白溶液（8.3）中镍、铜、铁、锰、锌元素的发射强度，从标准曲线上查得镍、铜、铁、锰、锌元素的质量浓度。

8.7 标准曲线的绘制

按表3的规定，分别移取一定量（精确至0.01 mL）的镍标准贮存溶液（5.5）、铜标准贮存溶液（5.6）、铁标准贮存溶液（5.7）、锰标准贮存溶液（5.8）、锌标准贮存溶液（5.9）于一组100 mL容量瓶中，加入4 mL盐酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量标准系列溶液的镍、铜、铁、锰、锌发射强度。分别以镍、铜、铁、锰、锌元素的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，分别绘制标准曲线。
                              表3  标准系列溶液                                                              
	元素
	质量浓度

μg/mL

	
	STD 1
	STD 2
	STD 3
	STD 4
	STD 5

	镍
	0
	10.00
	50.00
	100.00
	150.00

	铜
	0
	10.00
	30.00
	50.00
	100.00

	铁
	0
	10.00
	50.00
	100.00
	150.00

	锰
	0
	10.00
	50.00
	100.00
	200.00

	锌
	0
	10.00
	30.00
	/
	/


9  试验数据处理

9.1 待测元素摩尔百分比以待测元素的摩尔百分数nx计，按公式（2）计算：


[image: image4.wmf]%

100

Zn

Zn

-

ICP

Mn

Mn

-

ICP

Fe

Fe

-

ICP

Cu

Cu

-

ICP

Ni

Ni

-

ICP

ICP

´

+

+

+

+

=

-

M

w

M

w

M

w

M

w

M

w

M

w

n

x

x

x

                 ….....………（2）
式中：
x——待测元素镍、铜、铁、锰或锌；
wICP-x——电感耦合等离子体原子发射光谱法测得待测元素质量分数；
Mx——待测元素的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；
wICP-Ni——电感耦合等离子体原子发射光谱法测得镍质量分数；
MNi——镍的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）（MNi=58.69）；

wICP-Cu——电感耦合等离子体原子发射光谱法测得铜质量分数；
MCu——铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）（MCu=63.55）；

wICP-Fe——电感耦合等离子体原子发射光谱法测得铁质量分数；

MFe——铁的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）（MFe=55.85）；

wICP-Mn——电感耦合等离子体原子发射光谱法测得锰质量分数；

MMn——锰的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）（MMn=54.94）；

wICP-Zn——电感耦合等离子体原子发射光谱法测得锌质量分数；
MZn——锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）（MZn=65.39）。
                     
9.2 镍、铜、铁、锰和锌的平均摩尔质量以
[image: image5.wmf]M

计，按公式（3）计算，数值以g/mol表示：

[image: image6.wmf]Zn

Zn

Mn

Mn

Fe

Fe

Cu

Cu

Ni

Ni

M

n

M

n

M

n

M

n

M

n

M

+

+

+

+

=

                         ………（3）
9.3 镍、铜、铁、锰和锌的合量以镍、铜、铁、锰和锌的质量分数合量w计，按公式（4）计算：          
[image: image7.wmf]%

100

10

4

3

3

Ni

6

5

´

´

´

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

-

mV

V

M

M

V

cV

w

r

                       ………（4）
式中：

c——EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V5 ——滴定前加入EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

ρ——镍标准贮存溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V6 ——返滴定时消耗镍标准贮存溶液的体积，单位为毫升（mL）；


[image: image8.wmf]M

——镍、铜、铁、锰和锌的平均摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；
V3——试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；
V4 ——EDTA滴定法分取试液的体积，单位为毫升（mL）。
9.4待测元素含量以待测元素的质量分数wx计，按公式（5）计算：


[image: image9.wmf]%

100

x

´

=

M

M

wn

w

x

x

                              ……………（5）

式中：

w——镍、铜、铁、锰和锌的质量分数合量；

nx——待测元素的摩尔百分数。
计算结果表示到小数点后两位。数值修约按GB/T 8170的规定进行。
10  精密度  

10.1  重复性限
在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。实验室间试验结果的统计数据参见附录A。
10.2  再现性限
在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。实验室间试验结果的统计数据参见附录A。
表4   重复性限和再现性限

	wNi /%
	3.79
	16.04
	19.60
	40.08
	/

	r/%
	0.12
	0.19
	0.26
	0.29
	/

	R /%
	0.23
	0.30
	0.33
	0.40
	/

	wCu /%
	0.88
	2.26
	15.83
	23.71
	/

	r/%
	0.08
	0.12
	0.17
	0.23
	/

	R /%
	0.20
	0.22
	0.29
	0.34
	/

	wFe /%
	3.57
	6.42
	19.98
	29.60
	32.47

	r/%
	0.09
	0.13
	0.21
	0.24
	0.28

	R /%
	0.15
	0.18
	0.29
	0.31
	0.38

	wMn /%
	3.95
	19.47
	24.82
	31.95
	41.33

	r/%
	0.07
	0.21
	0.25
	0.28
	0.30

	R /%
	0.12
	0.31
	0.34
	0.41
	0.44

	wZn /%
	1.79
	3.81
	/
	/
	/

	r/%
	0.07
	0.12
	/
	/
	/

	R /%
	0.15
	0.25
	/
	/
	/


11  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——本文件的编号（YS/T xxxx-202x）；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。


附录A

（资料性）  

从实验室间试验结果得到的统计数据

精密度数据是在2025年由15家实验室对2个~5个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的样品在重复性条件下独立测定7次~11次。数据统计结果见表A.1。

表A.1  实验室间数据统计结果
	元素
	水平数
	结果可接受的

实验室个数
	可接受的数据个数
	平均值

w/%
	重复性限

r/%
	再现性限

R/%

	Fe
	1
	13
	131
	3.57
	0.09
	0.15

	
	2
	13
	131
	6.42
	0.13
	0.18

	
	3
	15
	153
	19.98
	0.21
	0.29

	
	4
	12
	120
	29.60
	0.24
	0.31

	
	5
	14
	142
	32.47
	0.28
	0.38

	Mn
	1
	12
	120
	3.95
	0.07
	0.12

	
	2
	15
	153
	19.47
	0.21
	0.31

	
	3
	15
	153
	24.82
	0.25
	0.34

	
	4
	14
	142
	31.95
	0.28
	0.41

	
	5
	13
	131
	41.33
	0.30
	0.44

	Ni
	1
	13
	131
	3.79
	0.12
	0.23

	
	2
	15
	153
	16.04
	0.19
	0.30

	
	3
	15
	153
	19.60
	0.26
	0.33

	
	4
	12
	120
	40.08
	0.29
	0.40

	Cu
	1
	11
	113
	0.88
	0.08
	0.20

	0.004
	2
	12
	120
	2.26
	0.12
	0.22

	
	3
	13
	131
	15.83
	0.17
	0.29

	
	4
	12
	131
	23.71
	0.23
	0.34

	Zn
	1
	14
	142
	1.79
	0.07
	0.15

	
	2
	13
	135
	3.81
	0.12
	0.25



YS





××××-××-××实施        





××××-××-××发布





YS/T 1840.1—202X


                                                                 





YS





中华人民共和国有色金属行业标准





钠离子电池正极材料前驱体化学分析方法  


第1部分：镍、铜、铁、锰和锌含量的测定


  EDTA滴定法


Methods for chemical analysis of precursor for sodium-ion battery cathode materials—


Part 1：Determination of nickel，copper，iron，manganese and zinc content—


EDTA titration


（送审稿）





      


                            








2

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

