国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会   发布

ICS 77.160

CCS H 16

202×-××-××实施

202×-××-××发布

烧结金属材料（不包括硬质合金）--碳含量测定用化学分析样品的制备

Sintered metal materials, excluding hardmetals - Preparation of samples for chemical analysis for determination of carbon content

（ISO 7625:2012, IDT）

（草案）

GB/T XXXX-202X/ISO 7625:2012

3

中华人民共和国国家标准

前    言

本文件是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件等同采用ISO 7625：2012《烧结金属材料(不包括硬质合金)碳含量测定用化学分析样品的制备》

本文件主要主要规定：

——对烧结金属材料碳含量测定的取样方法；

——机械去除干扰碳含量测定的含碳材料；

——采用适当溶剂脱脂，去除孔隙或表面浸渍的有机物质。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位：钢铁研究总院有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、西部宝德科技股份有限公司、中南大学粉末冶金研究院、东睦新材料集团股份有限公司、湖南屹林材料技术有限公司、格林美股份有限公司等

本文件主要起草人：...

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

烧结金属材料（不包括硬质合金）测定碳含量的化学分析用试样的制备

1 范围

本文件规定了从一个或多个烧结部件中制备用来测定游离碳或总碳含量的样品的方法，化合碳由总碳和游离碳的差值确定。

本文件适用于根据ISO 437的规定用化学方法测定碳含量（即在氧气中燃烧和测量产生的二氧化碳）的样品的制备，不适用于用物理方法(如金相学或光谱学)测定碳含量的样品的制备。

2 规范性引用文件

本文件的应用须基于下列引用文件。对于注明日期的引用文件，仅其引用版本适用于本文件；未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有修订版）适用于本文件：

ISO 437 钢和铸铁-总碳含量的测定--燃烧重量法

ISO 2738 烧结金属材料,不包括硬质合金-透水烧结金属材料-密度、含油量、开孔率的测定

3. 基本原则

使用第5条中的方法除去任何渗透进内部或表面上残留的碳质材料，和用破碎或机加工的方法准备待分析样品时，注意不要丢失样品本身的任何游离碳。

4. 材料

本文件适用于碳元素分布均匀的烧结部件，其形式如表1所示。不适用于碳元素分布不均匀的部件，如表面渗碳或脱碳的部件。在碳分布不均匀的情况下，如经表面硬化处理的部件，制备碳含量测定样品的方法应由供方和买方商定。

表1  可通过化学分析法测定的碳的形态

| 碳的形态 | 典型材料 | 注解 |
| --- | --- | --- |
| 化合碳(如碳化物或固化物) | 碳素钢和超合金 | 总碳和游离碳之差 |
| 游离碳 | 含石墨的青铜和钢；浸渍含石墨的液体的材料 | 由金属在样品中经选择性溶解后残留物的燃烧确定 |
| 总碳 |  | 直接燃烧样品确定 |

在待分析部件的孔隙或表面存在碳质材料会干扰碳的测定，见表2。

表2碳质材料的来源和采用化学方法测定碳的可行性

| 碳质材料 | 来源 | 可行性 |
| --- | --- | --- |
| 1.表面或孔隙中的液体或半液体有机物 | 上浆润滑剂，淬火油，浸渍润滑剂，切削液，润滑油 | 只有用第5条所述的方法完全消除这些有机物，才能测定碳 |
| 2.蜡和蜡样物质 | 上浆润滑剂,腐蚀防护 |  |
| 3.部件上的碳沉积 | 烧结、热处理 |  |
| 4.固体有机物，如表面或孔隙中的塑料材料 | 密封材料 | 一般没有好的方法去除这些有机物，无法测定碳含量 |

5. 步骤

5.1 干扰性碳质材料的去除

5.1.1 总则：应按照5.1.2和5.1.3的规定将影响碳含量测定结果的碳质材料(见表2)从待分析部件中去除。

5.1.2 孔隙或表面渗透的有机物(见表2中的情况1和2)应按照ISO 2738的要求，用适当的溶剂进行索氏脱脂，须注明使用的溶剂。

备注：当浸渍液中含有细小碳颗粒（如胶体石墨）时，利用索氏脱脂可能无法将其全部除去。这种情况下，游离碳与总碳的测定结果无效；但在脱脂后的同一部件上测定游离碳与总碳时，化合碳的计算结果仍有效。

5.1.3 表面沉积的碳(见表2中的情况3)应通过机械处理去除。

5.2最后准备

用于分析的样品，应由大小符合不同拟使用的分析方法的颗粒或碎屑组成，并通过以下方法之一制备：

----在不改变样品成分的材料制成的研钵中粉碎；

----钻孔、铣削或车削。此类加工需采用硬质合金或陶瓷工具，在干燥条件下进行；同时需注意避免样品过热、氧化及污染。采用钻孔方式时，需将部件完全钻透，且钻孔在部件表面分布均匀；若部件过厚，应从其两侧向中间钻孔。

若粉碎或加工后的样品含有细颗粒（如游离石墨），需注意在处理过程中避免这些颗粒流失。若细颗粒难以分离，应将整个样品分成适量测试份后分别分析，碳含量取各份测试结果的平均值。

通常需制备足量的样品，以代表一个或多个部件；为避免污染，待分析样品应密封保存在密闭容器中。

- 精度

当按照 ISO 2738 标准（如 5.1.2 中所述）进行脱脂处理时，如果在95%的置信水平下，除油后碳含量测定结果的重复性大于5%且再现性大于10%，则该结果应视为可疑。