GB ××××—××××


	国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
	发 布


[image: image2.png]




前   言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 26048-2010《易切削铜合金线材》，与GB/T 26048-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下:

a）增加了TTe0.3、TNi1-0.6-0.25、TNi1-1-0.25、HPb59-2.8、HPb58-3、HPb57-2.8、HBi58-1.5、HBi60-1-0.05、HBi60-1-0.05、HBi62-1.4-1、HBi59-1、HBi59-2、QSn4.6-1-0.2、HSi75-3、BZn12-24-1.1、BZn12-37-1.5、BZn12-38-2共17个牌号，并增加相应牌号的技术要求（见4.1）；
b）增加了线材的外线尺寸允许偏差的高精级要求（见5.2.1）；

c）增加了正方形、矩形和正六角形线材的侧面弯曲度要求（见5.2.2）；
d）增加了TTe0.3、TNi1-0.6-0.25、TNi1-1-0.25线材的电性能要求（见5.4）；
e）删除了铋黄铜线材的耐脱锌腐蚀试验（2010年版见4.6，5.6）
f）删除了线材的切削性的技术要求和试验方法（2010年版见4.8,5.8）
g）更改了线材的表面要求（见5.8，2010年版见4.9）；

h）更改了线材的卷（轴）重量要求（见5.9，2010年版见4.10）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：宁波博威合金材料股份有限公司
本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2010年首次发布为GB/T 26048-2010；

——本次为第一次修订。
易切削铜合金线材

1范围

本文件规定了易切削铜合金线材（以下简称线材）的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于各工业部门进一步机械切削加工用的圆形、正方形、矩形和正六角形线材。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 351  金属材料 电阻率测量方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121  （所有部分） 铜及铜合金化学分析方法
GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书
GB/T 10119  黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定
GB/T 10567  （所有部分）铜及铜合金加工材残余应力检验方法

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分：棒、线、型材

GB/T 34505  铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

YS/T 482  铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法

YS/T 483  铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
4分类和标记

4.1产品分类

线材的牌号、代号、状态和规格应符合表1的规定。

表1 线材的牌号、代号、状态和规格

	牌号
	代号
	状态
	规格

	
	
	
	截面形状
	直径或对边距

mm

	TTe0.3
	T14400
	1/2硬（H02）

硬（H04）
	圆形、正方形、矩形、正六角形
	0.5～12.0

	TTe0.5
	C14500
	
	
	

	TTe0.5-0.02
	C14510
	
	
	

	TPb1
	C18700
	
	
	

	TNi1-0.6-0.25
	C19150
	沉淀热处理或亚稳分解热处理+冷加工（1/2硬）（TL02）
	圆形
	1.0～10.0

	TNi1-1-0.25
	C19160
	
	
	

	HPb63-3
	T34700
	1/2硬（H02）

硬（H04）
	圆形、正方形、矩形、正六角形
	0.5～12.0

	HPb62-3
	C36000
	
	
	

	HPb60-2
	C37700
	
	
	

	HPb59-1
	T38100
	
	
	

	HPb59-2.8
	T38208
	
	
	

	HPb59-3
	T38300
	
	
	

	HPb58-3
	T38310
	
	
	

	HPb57-2.8
	/
	
	
	

	HBi58-1.5
	T49210
	
	
	

	HBi60-1.3
	T49240
	
	
	

	HBi60-1-0.05
	C49260
	
	
	

	HBi62-1.4-1
	C49340
	
	
	

	HBi59-1
	T49360
	
	
	

	HBi59-2
	/
	
	
	

	QSn4.6-1-0.2
	C53400
	
	
	

	QSn4-4-4
	T53500
	
	
	

	HSb61-0.8-0.5
	T68200
	
	
	

	HSb60-0.9
	T68210
	
	
	

	HSi75-3
	T68320
	
	
	

	HSi61-0.6
	T68370
	
	
	

	BZn12-24-1.1
	C79200
	
	矩形
	0.5～9.0

	BZn12-37-1.5
	C79860
	
	圆形
	0.5～9.0

	BZn12-38-2
	T79870
	
	
	

	注：经供需双方协商，也可供应其他牌号、状态、规格的产品。


4.2产品标记

线材标记按产品名称、文件编号、牌号或代号、状态、规格的顺序表示。线材截面形状示意图见图1，标记示例如下。
[image: image1.jpg]



a）圆形                b)方形                     c) 矩形                      d)正六角形

标引符号说明：

Φ——圆形线材直径；

a——方形线材的对边距或矩形线材的长对边距；

b——矩形线材的短对边距；

s——正六角形线材的对边距。

图1 线材截面形状示意图

示例1：

用TTe0.5（代号C14500）制造的、硬（H04）状态、普通级、直径为3.0mm的圆形线材标记为：

线材 GB/T 26048-TTe0.5H04 φ3.0

或   线材 GB/T 26048-C14500H04 φ3.0

示例2：

用HBi60-1.3（代号T49240）制造的、硬（H04）状态、普通级、对边距为1.2mm的正方形线材标记为：

线材 GB/T 26048-HBi60-1.3H04 a1.2 

或   线材 GB/T 26048-T49240 H04 a1.2 

示例3：

用QSn4-4-4（代号T53500）制造的、硬（H02）状态、高精级、短对边距为4.2mm、长对边距为5.4mm的矩形线材标记为：

线材 GB/T 26048-QSn4-4-4H02 高4.2×5.4

或   线材 GB/T 26048-T53500H02 高 4.2×5.4
示例4：

用HPb63-3（代号T34700）制造的、1/2硬（H02）状态、高精级、对边距为8mm的正六角形线材标记为：

线材 GB/T 26048-HPb63-3H02 高S8.0

或    线材GB/T 26048-T34700H02 高 S8.0
5技术要求

5.1化学成分

TNi1-0.6-0.25、HPb57-2.8、HBi59-2线材的化学成分应符合表2的规定，其他线材的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

表2化学成分
	牌号
	化学成分（质量分数）%

	
	Cua
	Al
	Ni
	Bi
	Sn
	P
	Ni
	Fe
	Pb
	Zn
	Cu+所列元素

	TNi1-0.6-0.25
	余量
	-
	0.8～1.2
	-
	0.05
	0.15~0.35
	-
	0.05
	0.5~0.7
	-
	99.5

	HPb57-2.8
	56.0~59.0
	-
	-
	-
	1.8
	-
	0.6
	0.8
	2.0~3.5
	余量
	98.8

	HBi59-2
	57.0~60.0
	0.1
	-
	1.0~3.0
	0.3
	-
	0.3
	0.2
	0.1
	余量
	99.5


5.2外形尺寸及其允许偏差

5.2.1线材的外形尺寸及其允许偏差应符合表3、表4的规定。

表3 线材的外形尺寸及其允许偏差

	牌号
	直径（对边距）

mm
	允许偏差a
mm

	
	
	普通级
	高精级

	
	
	圆形
	正六角形、正方形和矩形
	圆形
	正六角形、正方形和矩形

	TTe0.3、TTe0.5、TTe0.5-0.02、TPb1、HPb63-3、HPb62-3、HPb60-2、HPb59-1、HPb59.2.8、HPb59-3、HPb58-3、HPb57-2.8、HBi58-1.5、HBi60-1.3、HBi60-1-0.05、HBi62-1.4-1、HBi59-1、HBi59-2、QSn4.6-1-0.2、QSn4-4-4、HSb61-0.8-0.5、HSb60-0.9、HSi75-3、HSi61-0.6、BZn12-24-1.1、BZn12-37-1.5、BZn12-38-2
	0.5～0.75
	±0.008
	-
	±0.006
	-

	
	＞0.75～1.0
	±0.010
	±0.020
	±0.008
	±0.015

	
	＞1.0～1.2
	±0.013
	±0.025
	±0.010
	±0.020

	
	＞1.2～1.5
	±0.015
	±0.030
	±0.012
	±0.025

	
	＞1.5～2.0
	±0.020
	±0.040
	±0.015
	±0.030

	
	＞2.0～3.8
	±0.025
	±0.050
	±0.020
	±0.040


	
	＞3.8～12.0
	±0.040
	±0.075
	±0.030
	±0.060

	注：需方如需其他规格和允许偏差的线材，由供需双方协商确定。

	a当需方要求允许偏差全为“+”或“-”单向偏差时，其值为表中数值的2倍。


表4 TNi1-0.6-0.25、TNi1-1-0.25的规格及允许偏差

	牌号
	形状
	直径

mm
	允许偏差a
mm

	
	
	
	普通级
	高精级

	TNi1-0.6-0.25、TNi1-1-0.25
	圆形
	0.5～3.0
	±0.025
	±0.013

	
	
	≥3.0～6.0
	±0.030
	±0.015

	
	
	≥6.0～10.0
	±0.035
	±0.018

	注：需方如需其他规格和允许偏差的线材，由供需双方协商确定。

	a当需方要求允许偏差全为“+”或“-”单向偏差时，其值为表中数值的2倍。


5.2.2正方形、矩形和正六角形线材的侧面弯曲度应符合表5的规定。
表5 侧面弯曲度

单位为毫米
	对边距
	侧面弯曲度，不大于

	0.5～5.0
	5(在任何1000长度上)

	＞5.0
	7(在任何1000长度上)


5.2.3正方形、矩形和正六角形线材的圆角半径r应符合表6的规定。
表6 正方形、矩形和正六角形线材的圆角半径
单位为毫米

	对边距a
	圆角半径r

	≤2
	≤0.4

	＞2～4
	≤0.5

	＞4～6
	≤0.6

	＞6～10
	≤0.8

	＞10～12
	≤1.2

	a对于矩形，对边距指短对边距。


5.2.4经供需双方协商，可供应其他规格和允许偏差的线材。

5.2.5线材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

5.3力学性能

线材的室温力学性能应符合表7的规定。
表7 线材的力学性能

	牌号
	状态
	直径（对边距）/

mm
	抗拉强度

（Rm）
MPa
	断后伸长率

（A100mm）
%

	
	
	
	不小于

	TTe0.3、TTe0.5、TTe0.5-0.02、TPb1
	H02
	≥0.5～12
	260
	6

	
	H04
	≥0.5～12
	330
	4

	TNi1-0.6-0.25
	TL02
	≥1.0～5.0
	580
	2

	
	
	≥5.0～6.0
	560
	3

	
	
	≥6.0～10.0
	540
	4

	TNi1-1-0.25
	TL02
	≥1.0～5.0
	620
	2

	
	
	≥5.0～6.0
	590
	3

	
	
	≥6.0～8.0
	570
	4

	
	
	≥8.0～10.0
	550
	4

	HPb63-3、HPb62-3
	H02
	≥0.5～2.0
	420
	3

	
	
	＞2.0～4.0
	410
	4

	
	
	＞4.0～12.0
	400
	4

	
	H04
	≥0.5～12.0
	430
	实测值

	HPb60-2、HPb59-1
	H02
	≥0.5～2.0
	450
	6

	
	
	＞2.0～4.0
	380
	6

	
	
	＞4.0～12.0
	385
	8.5

	
	H04
	≥0.5～2.0
	530
	实测值

	
	
	＞2.0～4.0
	520
	1

	
	
	＞4.0～12.0
	500
	1

	HPb59-2.8、HPb59-3、HPb58-3

	H02
	≥0.5～2.0
	385
	8

	
	
	＞2.0～4.0
	380
	8

	
	
	＞4.0～6.0
	370
	6.5

	
	
	＞6.0～12.0
	360
	8

	
	H04
	≥0.5～2.0
	480
	1

	
	
	＞2.0～4.0
	460
	1

	
	
	＞4.0～6.0
	435
	2

	
	
	＞6.0～12.0
	430
	2

	HPb57-2.8
	H02
	＞1.5～6.0
	350
	1 

	HBi58-1.5、HBi60-1.3、HBi60-1-0.05、HBi62-1.4-1、HBi59-1、HBi59-2
	H02
	≥0.5～12.0
	350
	8

	
	H04
	≥0.5～12.0
	400
	4

	QSn4.6-1-0.2、QSn4-4-4
	H02
	≥0.5～2.0
	480
	4

	
	
	＞2.0～4.0
	450
	6

	
	
	＞4.0～12.0
	430
	8

	
	H04
	≥0.5～2.0
	520
	实测值

	
	
	＞2.0～4.0
	500
	实测值

	
	
	＞4.0～12.0
	450
	实测值

	HSb61-0.8-0.5
	H02
	≥0.5～12.0
	380
	8

	
	H04
	≥0.5～12.0
	400
	5

	HSb60-0.9
	H02
	≥0.5～12.0
	330
	10

	
	H04
	≥0.5～12.0
	380
	5

	HSi75-3
	H02
	≥0.5～12.0
	515
	5

	
	H04
	≥0.5～12.0
	670
	3

	HSi61-0.6
	H02
	≥0.5～12.0
	350
	8

	
	H04
	≥0.5～12.0
	400
	5

	BZn12-24-1.1
	H02
	≥0.5～9.0
	600
	2

	
	H04
	≥0.5～9.0
	650
	实测值

	BZn12-37-1.5、BZn12-38-2
	H02
	≥0.5～9.0
	600
	5

	
	H04
	≥0.5～9.0
	650
	2


5.4电性能

以下牌号的线材可进行电性能试验，其电性能应符合表8的规定。

表8 线材的电性能

	牌号
	导电率（C20）

%IACS

不小于

	TTe0.3
	≥90.0

	TTe0.5
	≥85.0

	TPb1
	≥90.0

	TNi1-0.6-0.25、TNi1-1-0.25
	≥50.0


5.5残余应力

线材不应有残余应力。
5.6耐脱锌腐蚀性能
HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5、HSi61-0.6三个牌号的线材可进行耐脱锌腐蚀性能的测定，并符合表9的规定。
表9 锑黄铜、硅黄铜线材的耐脱锌腐蚀性能

	试剂及装置
	温度/°С
	时间/h
	失锌层深度/μm

不大于

	
	
	
	横向
	纵向

	恒温水浴或油浴槽
	75±2
	24
	最大深度
	平均深度
	最大深度
	平均深度

	
	
	
	250
	150
	350
	200


5.7内部质量

线材内部应致密，无缩尾、气孔、分层和夹杂，允许有不影响使用要求的轻微缺陷。直径（或对边距）≥5.0mm的线材，断口处的缺陷大小和数量应符合YS/T 336中的规定；直径（或对边距）＜5.0mm的线材，断口处的缺陷大小和数量、间距应符合表10的规定。

表10 断口处的缺陷要求

	直径（或对边距）mm
	忽略不计的缺陷直径

mm
	允许存在缺陷
	两缺陷间距

mm

	
	
	直径

mm
	个数
	

	0.5～2.0
	≤0.01
	＞0.01～0.05
	≤2
	≥0.2

	＞2.0～5.0
	≤0.05
	＞0.05～0.1
	≤2
	≥0.5


5.8表面质量

5.8.1线材表面应光滑、清洁，无明显色差，具有金属本色，当需方有需求时，线材可呈亚光色等特殊色泽。

5.8.2线材表面允许有轻微的发红、发暗和氧化色及轻微的局部的水迹、油迹。

5.8.3线材不应有影响使用的缺陷。

5.9 卷（轴）重量

5.9.1线材卷（轴）重量应符合表11的规定。
表11 卷（轴）重量

	线材直径(对边距)/

mm
	每卷（轴）重量

	
	kg

	
	大卷
	小卷

	0.5～1.0
	15±1
	10±1

	＞1.0～3.0
	50±5
	22±2

	＞3.0～5.0
	75±5
	25±3

	＞5.0～8.0
	100±20
	50±5

	＞8.0
	200±20
	100±20


5.9.2需方对线材卷（轴）重量有特殊要求时，由供需双方协商确定。

6试验方法

6.1化学成分

线材的化学成分分析方法按GB/T 5121（所有部分）、YS/T 482或YS/T 483的规定进行。仲裁时，按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

6.2外形尺寸及其允许偏差

线材的外形尺寸及其允许偏差应按GB/T 26303.2的规定进行。

6.3力学性能

线材的室温拉伸力学性能试验按GB/T 34505的规定进行。

6.4电性能

线材的电性能检验方法按GB/T 351的规定进行。

6.5残余应力

线材的残余应力检验方法按GB/T 10567（所有部分）的规定进行。

6.6内部质量

线材的内部质量检验方法按YS/T 336的规定进行。
6.7耐脱锌腐蚀性能
线材的耐脱锌腐蚀性能检验方法按GB/T 10119的规定进行。

6.8表面质量

线材的表面质量用目视检验。
6.9卷（轴）重量

线材的卷（轴）重量应用相应精度的测量工具进行测量。

7检验规则

7.1检查和验收

7.1.1线材应由供方或第三方进行检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。

7.1.2需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量或外形尺寸及其允许偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出；其他质量异议，应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2组批

线材应成批提交检验，每批应由同一牌号、规格和状态的线材组成，每批重量应不大于1500kg。

7.3检验项目

7.3.1线材的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表12。

表12 检验项目

	检验项目
	出厂检验项目
	型式检验项目

	化学成分
	√
	√

	外形尺寸及其允许偏差
	√
	√

	力学性能
	√
	√

	电性能
	△
	√

	残余应力
	△
	√

	内部质量
	△
	√

	耐脱锌腐蚀性能
	△
	√

	表面质量
	√
	√

	卷（轴）重量
	√
	√

	注：表中“√”表示“必验项目”；“△”表示“非必验项目”。


7.3.2出现下列任一情况时，应进行型式检验：

a)新产品首次供货或老产品转厂的试制定型鉴定；

b)产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c)产品停产后，恢复生产时；

d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e)连续2年未进行型式检验时；

f)需方要求时（在订货单中注明）；

g)国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.4取样

线材的取样应符合表13的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。
表13 线材的取样

	检验项目
	取样规定
	要求的章条号
	试验方法的章条号

	化学成分
	供方每炉取1个试样；需方每批取1个试样
	5.1
	6.1

	外形尺寸及其允许偏差
	按照GB/T 2828.1规定的取样，检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL=2.5
	5.2
	6.2

	力学性能
	每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样
	5.3
	6.3

	电性能
	每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样
	5.4
	6.4

	残余应力
	每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样
	5.5
	6.5

	内部质量
	每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样
	5.6
	6.6

	耐脱锌腐蚀性能
	每批任取2卷（轴），每卷（轴）取1个试样
	5.7
	6.7

	表面质量
	按照GB/T 2828.1规定的取样或供需双方协商, 接收质量限AQL=2.5
	5.8
	6.8

	卷（轴）重量
	每卷（轴）
	5.9
	6.9


7.5检验结果的判定

7.5.1检验结果的数值按GB/T 8170规定进行修约，并采用修约值比较法判定。
7.5.2化学成分不合格时，判该批线材不合格。

7.5.3线材的外形尺寸和表面质量不合格时，判该卷（轴）不合格；每批中不合格件数超出接收质量限时，判整批不合格；或由供方逐卷检验，逐卷判定。

7.5.4当力学性能、电性能、残余应力、内部质量、耐脱锌腐蚀性能的试验结果中有试样不合格时，应从该批线材中另取双倍数量的试样（其中一个试样应取自原检验不合格的那卷线材）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批线材不合格。

7.5.5当线材卷（轴）重量不符合本文件规定时，则判该卷（轴）不合格，由供需双方协商。

8标志、包装、运输和贮存及随行文件

8.1标志、包装、运输、贮存

线材的标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。

8.2随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

· 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

· 对产品质量所负的责任；

· 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

b）产品合格证，内容如下：
· 检验项目及其结果或检验结论；

· 批量或批号；

· 检验日期；

· 检验员签名或盖章。

c）产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告。
d）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等。
e）其他。

9订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）状态；

d）规格；

e）重量或卷（轴）数；
f）需方特殊要求
· 尺寸及其允许偏差；
· 电性能；
· 残余应力；
· 内部质量；
g）本文件编号；

h）其他。


××××-××-××实施





××××-××-××发布





易切削铜合金线材


Free-cutting copper alloy wire


(预审稿)








GB/T 26048—××××


代替GB/T 26048—2010





中华人民共和国国家标准





ICS 77.150.30


CCS H 62











II
I

