国家标准《热交换器用铜及铜合金无缝翅片管》（预审稿）

编制说明

- 工作简况

  - 任务来源

根据国标委发〔2025〕43号《国家标准委关于下达2025年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》，其中国家标准《热交换器用铜及铜合金无缝翅片管》（项目编号“20253699-T-610”）由金龙精密铜管集团股份有限公司、新乡市龙翔精密铜管有限公司、江苏萃隆精密铜管股份有限公司等负责起草，完成年限为2026年12月。技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

  - 立项目的和意义

传热设备是能源转换与回收的核心载体，涵盖锅炉、换热器等关键设备，其能效直接决定能源消耗与碳排放，是“双碳”目标落地的关键枢纽。在“碳达峰、碳中和”战略推进下，提升传热设备能效是推动绿色低碳发展、破解高耗能产业瓶颈的重要举措，而铜及铜合金翅片管作为热交换器核心元件，对设备能效升级、产业绿色转型及‘双碳’目标落地意义重大。

铜及铜合金翅片管作为热交换器核心元件，换热效率较光面铜管提升300%以上，广泛应用于空调、电力、化工等领域，对设备能效升级、产业绿色转型及“双碳”目标落地意义重大。近年来，下游行业需求持续升级，带动该产业快速发展，目前国内年产量已稳定在7万吨左右，形成了完整的产业链。

现行GB/T19447-2013标准自2013年实施以来，有效规范了产品质量与行业秩序，为产业发展提供了重要支撑。

但随着行业发展、下游需求升级及配套标准更新，该标准已难以适配当前行业现状。翅片管主要应用于壳管式换热器（属压力容器范畴），2020年实施的NB/T47012-2020标准明确要求，其需通过外压试验计算许用压力，而现行标准未包含相关要求，已无法满足下游企业的合规使用需求。

此外，标准部分参数已明显滞后：推荐的产品尺寸偏于低端，无法适配高效热交换设备的需求；屈服强度等关键指标参照ASTM 359标准，与国内压力容器行业要求不符，存在安全隐患；同时，未对新型产品的技术要求与检验方法进行规范，不利于行业技术创新。

因此，亟需对GB/T19447-2013标准进行修订。本次修订将紧密衔接相关配套标准，补充外压试验要求、完善产品规格参数、优化关键技术指标，融入行业新技术，引领产品向高效、轻量化、高安全方向发展。

标准修订后，将进一步规范行业市场秩序，推动产业向高端化、绿色化转型，为重点行业节能降碳提供有力的标准支撑，助力“双碳”战略落地与产业高质量发展。

  - 主要参加单位和工作成员所作工作

金龙精密铜管集团股份有限公司：简称金龙铜管集团。公司长期致力于不断的技术创新和超前的产品研发，凭借产品薄壁化、细径化、高精度、高清洁度及高效传热的特性，为广大用户打造产品竞争优势，从而推动世界空调与制冷行业的技术进步。

公司与清华大学、西安交通大学以及中国科学院精密铜管工程研究中心等联合建立了实验室，共同研制高效传热铜管和生产工艺设备改进研究，根据不同齿形设计下、不同冷媒或是边界条件下，不断升级铜管实验的测试能力与精度，目前可以实现R22/R134A/R410A以及R32等多种冷媒条件下铜管的测试。

新乡市龙翔精密铜管有限公司是金龙精密铜管集团股份有限公司的全资公司，专业生产中央空调高效传热管，主要产品为铜及铜合金类翅片管，年产能约15000吨；拥有专用测试设备20余台，具有强大的高效管新产品研发制造能力，目前主流成品均已达到同类产品先进水平；获得有色金属产品实物质量金杯奖、公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系，欧洲PED（压力容器）认证，产品质量稳定性国内同行中稳居前列。龙翔公司积极参加国家行业标准的起草与制（修）订，参与了国家标准《GB/T19447-2013热交换器用铜及铜合金无缝翅片管》和行业标准《YS/T 865-2023铜及铜合金无缝高翅片管》的起草工作。企业分工明确，紧密合作，共同完成标准的修订工作。

江苏萃隆精密铜管股份有限公司是中国有色金属行业起步最早专一研发、专一生产铜及铜合金各种高性能、高效换热翅片管的领军型企业，是国家和行业标准的制订者，是国家火炬计划重点高新和省高新技术企业，中国铜管材十强企业。年销量约占国内同类产品市场份额的30%以上，领先于国内同行。深受国内外用户青睐，在全球五大制冷空调企业中就有四大在华的制造商为我公司的主要客户，连续十多年被世界500强美国江森自控约克公司、麦克维尔、顿汉布什等外资独资企业评为优秀供应商。公司一直致力于生产、产品领域和人才培养的发展建设。

江苏隆达超合金股份有限公司创立于1994年，是一家专业从事合金材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司以开发、生产、销售紫铜管、盘管、高性能铜合金管、高效传热管、高温合金、镍基合金、镍铬铁合金管、棒、板、高铁导线管等为主，产品广泛应用于空调、冰箱、航空航天、发电机组、船舶制造、海水淡化、机械装备、高铁、核工业及石油化工装备等领域。目前已发展成为占地166750平方米，建筑面积超10万平方米的铜加工生产企业，已具备年产3万吨各类铜及铜合金材料的生产能力。公司全面实施ERP管理，通过了德国TUV认证、挪威船级社DNV认证、法国BV认证、压力容器元件TSG认证、中国船级社CCS工厂认可、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证等。

西安交通大学是我国最早兴办、享誉海内外的著名高等学府，是教育部直属重点大学。学校是“七五”“八五”重点建设单位，首批进入国家“211”和“985”工程建设学校。2017 年入选国家一流大学建设名单A类建设高校，2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校，8个学科入选国家“双一流”建设学科。学校19个学科进入世界学术机构前1%，6个学科进入前1‰，其中工程学进入前万分之一，排名全球第8。能源与动力工程学院是西安交通大学创建最早、学科设置最齐全、师资力量最雄厚的学院之一，创建了我国第一个锅炉专业、第一个汽轮机专业、第一个汽车制造专业、第一个制冷与低温专业、第一个压缩机专业等，创立了中国热能动力学科和内燃机学科等。

山东恒辉节能技术集团有限公司成立于2003年，总占地300余亩，职工600余人，是国内多领域知名高效换热管、换热器生产制造、研发设计企业，深耕加热装备、储能罐体制造，布局载人压力舱，形成多元产业布局。

公司斩获国家级高新技术企业、专精特新小巨人等多项荣誉，是江森约克、万华化学等中外知名企业的供货商或战略合作伙伴。下设四大生产园区，涵盖换热管、焊管生产、研发检测、装备制造及电子辐照加速器生产，拥有70多项专利及权威认证，技术与产品优势显著，行业影响力突出。

表 1   标准编制组成员及职责

| 序号 | 起草人 | 职责及分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | *** | 标准执笔人；负责标准编制过程中各方案得编制，负责各种文件的编制；负责指标的汇总计算及指标确定 |
| 2 | *** | 负责标准协调管理；负责标准指标的审查和确定。 |
| 3 | *** | 负责洛阳铜加工覆合带产品数据归集和验证，参与标准指标的讨论与确定 |
| 4 | *** | 负责***有限公司产品数据的归集和指标验证，指标确定 |
| 5 | *** | 负责***公司产品数据的归集和指标验证，指标确定 |
| 6 | *** | 负责***有限公司产品数据的归集和指标验证，指标确定 |
| 7 | *** | 负责***有限公司产品数据的归集和指标验证，指标确定 |
| 8 | *** | 负责***有限公司产品数据的归集和指标验证，指标确定 |

  - 主要工作过程

    - 预研阶段

2023 年 5月，通过对翅片管应用市场和生产企业的调研，十二五以来，随着国家科技进步发展，生产企业和市场对翅片管产品在换热效率、安全性能、环保等方面都有更高的要求。

目前，现标准制定的某些重要参数已不能完全满足现阶段市场的要求，如推荐产品规格中的产品尺寸参数略显低端，屈服强度等技术要求完全依据ASTM 359与国内压力容器行业要求不符。因此目前亟需根据国内行业发展的实际情况，对标准中不符合现状的内容进行补充和修订。本次修订和完善后，将进一步的引领翅片管产品向换热性能更高，重量更轻，安全性能更加可靠的方向发展。促进行业优化工艺技术路线，淘汰落后产品及设备，为重点行业、重点领域产品设备节能降碳、绿色转型提供强有力的支撑。

    - 标准立项

2023 年 11 月昆明标准年会上，由金龙精密铜管集团股份有限公司向全国有色标准化技术委员会重金属分标委会全体委员，提交了《热交换器用铜及铜合金无缝翅片管》标准修定项目建议书、草案及立项报告等材料申请资料，提交全体委员论证同意立项。下达时间为 2024 年 9 月。项目编号“20253699-T-610”。

    - 标准起草阶段

2025 年 9 月 25 日在陕西西安召开本标准第一次工作会议，与会专家 40 余人，对本标准征求意见稿进行了讨论，并提出相关意见。增加“术语和定义”章节，解释并定义一些专业词汇，对于磁饱和探伤检验方法，要编制附录等。会议结束后，标准编制小组于 2025 年 10 月至 2026 年 2 月进一步对行业情况进行调研，结合第一次工作会议专家意见，修改标准草案文本形成本次会议预审稿。

- 标准编制原则

本标准是在GB/T 19447-2013《热交换器用铜及铜合金无缝翅片管》基础上，编制工作组收集了相关产品的生产检验数据、市场需求及客户要求等信息，根据国内的市场需求和生产能力进行的修订。标准的编制原则和编制依据如下：

- 本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草并符合GB/T 1.1的编写要求。

- 通过产品生产企业及应用市场进行全面调研，查阅国内外相关标准和的基础上，确立本标准的应用领域、产品分类、技术要求、试验方法和检验规则等主要内容；

- 根据热交换器用铜及铜合金无缝翅片管产品应用领域特点力求做到标准的合理性与实用性；

- 根据产品工艺的成熟与完善、技术发展水平及测试数据确定标准各项技术指标取值范围；

- 根据产品特性采用切实、可靠、方便、快捷的检验方法，确保标准涉及产品检验结果的准确性。

- 标准由国内热交换器用铜及铜合金无缝翅片管生产及使用厂家联合制定，反映了国内生产企业的先进生产技术，产品质量接近国际领先水平，便于生产，易于应用和推广。

- 本标准的内容

  - 规范性引用文件

原标准为 2009 年颁布， 通过十多年的发展， 相关标准体系发生了变化， 根据已经颁布的标准内容和相关标准的引用情况， 对标准的引用文件内容进行修定， 见表 2。

表 2 引用文件修定内容对照表

| 原引用文件名称 | 修改后引用文件名称 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法(ISO6892-1:2009,MOD) | GB/T 34505—2017 铜及铜合金材料室温拉伸试验方法； | 更符合产品需求 |
| GB/T 241 金属管液压试验方法 | GB/T 241 金属管液压试验方法； | 标准名称更新 |
| GB/T 242 金属管扩口试验方法(ISO 8493:1998,IDT) | GB/T 242 金属管扩口试验方法； | 标准名称更新 |
| GB/T 246 金属管压扁试验方法(ISO 8492:1998,IDT) | GB/T 246 金属管压扁试验方法； | 标准名称更新 |
| 无 | GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 | 新增抽检检测规定 |
| GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法(1SO 6507-1:2005,MOD) | GB/T 4340.1 金属材料维氏硬度试验 第1部分：试验方法； | 标准名称更新 |
| GB/T 5121 (所有部分) 铜及铜合金化学分析方法 | GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法； | 保持不变 |
| GB/T 5131 加工铜及铜合金化学成分和产品形状 | GB/T 5231 加工铜及铜合金化学成分和产品形状； | 保持不变 |
| GB/T 5248 铜及铜合金无缝管涡流探伤方法 | GB/T 5248—2016铜及铜合金无缝管涡流探伤方法； | 保持不变 |
| GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存 | GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书； | 标准名称更新 |
| GB/T 8890 热交换器用铜合金无缝管 | GB/T 8890热交换器用铜合金无缝管； | 不再引用删去 |
| GB/T 10567.2 铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏试验法 | YS/T 1578—2022 铜及铜合金无缝管残余应力测试方法切割法； | 更符合产品需求 |
| GB/T 16866 铜及铜合金无缝管材外形尺寸和允许偏差 | GB/T 16866 铜及铜合金无缝管材外形尺寸和允许偏差； | 保持不变 |
| GB/T 17791一2007 空调与制冷设备用铜管 | GB/T 17791—2017 空调与制冷设备用铜管； | 不再引用删去 |
| GB/T 26303.1 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第1部分:管材 | GB/T 26303.1 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法第1部分管材； | 保持不变 |
| 无 | NB/T 47012—2020 制冷装置用压力容器； | 新增外压试验规定 |
| YS/T 347 单相铜合金晶粒度测定方法 | YS/T 347 铜及铜合金平均晶粒度测定方法； | 标准名称更新 |
| YS/T 482 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 | YS/T 482 铜及铜合金分析方法火花放电原子发射光谱法； | 标准名称更新 |
| 无 | YS/T 483 铜及铜合金分析方法X射线荧光光谱法； |  |
| 无 | YS/T 1656 铜及铜合金管传热系数及阻力特性试验方法； | 新增换热性能测试方法 |

  - 术语与定义（新增）

新增专用术语。（详见预审稿第三章）

  - 分类与标记

    - 产品分类（修改）

通过对生产厂家和客户的调研，市场上不再使用HSn72-1，BFe5-1.5-0.5，HAs85-0.05三种牌号及拉拔态（H80）的管坯。本次修改以下内容

- 删除了HSn72-1，BFe5-1.5-0.5，HAs85-0.05三种牌号及状态中的拉拔态（H80）。详见预审稿表1

- 修改了常用产品及尺寸规格。根据目前市场需求多样的现状，确定产品种类及各参数。详见（预审稿表2）

  - 技术要求

    - 尺寸及允许偏差

经过对各生产厂家的数据调研，经调研各生产厂家数据，紫铜管材光管段壁厚实际偏差均控制在公称壁厚±7% 范围内，本次修订将紫铜管材壁厚允许偏差由公称壁厚的 ±8% 调整为 ±7%。（详见预审稿5.2.2）

    - 力学性能（新增规定塑性延伸强度Rp0.2）

参照了JB/T 4755-2006 铜制压力容器，NB/T47012-2020制冷装置用压力容器，GB/T 17791-2017 空调与制冷用无缝铜管标准，新增了屈服性能Rp0.2。（详见预审稿5.3）

    - 外压试验（新增）

铜及铜合金翅片管的制造过程可能存在隐性缺陷，这些缺陷在常规外观检测中难以发现，但会在外压作用下被放大，最终引发故障。外压试验是通过“模拟工况、暴露缺陷、验证强度、符合规范”，从源头避免因外压失效导致的换热器设备停机、介质泄漏引起的安全事故或环境污染。本标准根据客户要求，结合NB/T 47012-2020 制冷装置用压力容器，新增外压试验。（详见预审稿5.6）

    - 铜及铜合金管材的材料许用应力值确定。（修改）

不同温度下的许用应力值是计算翅片管最大许用应力的重要参数，根据客户要求，结合NBT 47012-2020 制冷装置用压力容器，本标准修改了不同温度下的许用应力。（详见预审稿表8）

    - 铜及铜合金许用温度（新增）

翅片管的应用温度是影响铜管安全的重要指标。根据客户要求，参考NB/T47012-2020制冷装置用压力容器制定铜及铜合金的许用温度。

纯铜的许用温度应不高于150℃，铜合金应不高于200℃。（详见预审稿8.2）

    - 非破坏性试验（修改）

为降低管材泄漏率，国内多数生产企业均采用多种方法开展非破坏性试验，本次对管材在翅片滚轧后应至少用两种方法进行检测以确保管材安全。（详见预审稿5.5）

    - 磁饱和探伤（新增）

依据产品特性和产品应用场景不同要求，经过市场调研，一些厂家为最大限度的降低泄漏率，增加磁饱和检验装置用于检测模具损坏后铁屑扎进管材引起管材泄漏事故，本次新增了管材的磁饱和探伤。（详见预审稿5.5.4）

  - 试验方法

    - 磁饱和检验

依据产品特性和产品应用场景不同要求，新增了管材的磁饱和检验方法（详见预审稿的6.5.4）。

    - 热工性能检验方法（修改）

YS/T1656于2023年发布，统一并规范了铜及铜合金管传热系数与阻力特性的试验方法，使行业内不同实验室、不同企业的测试结果具备可比性与通用性，显著提升研发与工程应用的效率与一致性。本标准热工检验方法参照YS/T1656检验。

    - 外压试验检验方法（新增）

空调厂家外压见证试验均采用NB/T 47012-2020附录A规定的方法进行，本标准和空调厂家保持一致，试验方法按照NB/T 47012-2020附录A规定进行。

  - 检验规则（新增）

依据产品特性和产品应用场景不同要求，新增了型式检验中的规定塑性延伸强度和外压试验（详见预审稿表11）。

- 标准主要技术内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

  - 本标准主要修改内容见附表1

  - 标准主要内容的确定依据

管坯生产全程执行对应国家标准，本标准制定相关参数时，管坯性能指标均参照管坯国标技术要求执行，因此管坯的外形尺寸、力学性能、晶粒度等指标经检测，数据均符合技术要求。具体检测数据及图表分析如下：

    - 外形尺寸

- 光管厚度

铜及铜合金无缝翅片管用的光管厚度需求范围0.30mm～3.00mm,需求较多的为0.6mm、1.0mm、1.05mm、1.1mm、1.15mm、1.25mm厚管材；有少部分0.7mm、1.35mm、1.8mm、2.5mm、3.0mm等厚度管材。部分管材实测厚度统计情况见下表3：

表3  管材实测厚度统计情况

| 光管厚度范围 mm | 光管名义厚度 mm | 实际厚度 mm | 样品数 （个） | 合格数 （个） | 合格率 % | 允许偏差 标准指标mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1-1.26 | 1.18 | 1.11-1.25 | 200 | 200 | 100 | ±0.07 |
| 1.05-1.21 | 1.13 | 1.06～1.19 | 200 | 200 | 100 | ±0.07 |
| 1.02-1.18 | 1.1 | 1.03-1.17 | 400 | 400 | 100 | ±0.07 |
| 合计 |  |  | 800 | 800 | 100 |  |

由表3可知，铜及铜合金无缝翅片管光管厚度合格率为100%，管材尺寸及其运行偏差控制稳定，指标制定合理。

- 光管外径

铜及铜合金无缝翅片管用的光管外径需求范围7-30mm,其中19.05和25.4mm为主流产品。光管外径实测统计见下表4。

表4  翅片管管坯实测外径统计情况

| 外径范围 mm | 管材名义外径 mm | 实际外径 mm | 样品数 （个） | 合格数 （个） | 合格率 % | 允许偏差 标准指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.24-25.4 | 25.4 | 25.25-25.36 | 400 | 400 | 100 | ±0.08 |
| 18.89-19.05 | 19.05 | 18.91-19.04 | 200 | 200 | 100 |  |
| 合计 |  |  | 600 | 600 | 100 |  |

由表4可知，铜及铜合金无缝翅片管光管外径合格率为100%，管材尺寸及其运行偏差控制稳定，指标制定合理

    - 典型管材力学性能指标的验证

      - TP2 O60态性能

TP2 O60态实测的抗拉强度、屈服强度Rp0.2、屈服强度Rt0.5、硬度统计数据见表5～表8，数据分布直方图如图1～4所示。

- TP2   O60 抗拉强度Rm检测实测统计如表5

表5  TP2   060  抗拉强度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [215-225] | 220 | 3 | 0.75% |
| 2 | [225-235] | 230 | 6 | 1.5% |
| 3 | [235-245] | 240 | 214 | 53.5% |
| 4 | [245-255] | 250 | 165 | 41.25% |
| 5 | [255-265] | 260 | 12 | 3% |
| 合计 |  |  | 400 | 100% |

图1  TP2   O60 抗拉强度 分布直方图

由图表可知，性能检测400项，实际抗拉强度Rm全部在205MPa以上。该产品技术指标：该产品技术指标：抗拉强度Rm≥205MPa,指标在此范围内的达到100%，产品工艺成熟，指标制定合理。

- TP2   O60 屈服强度Rp0.2检测实测统计如表6

表6  TP2   060  屈服强度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [40-45] | 42.5 | 1 | 0.25% |
| 2 | [45-55] | 50 | 52 | 13.00% |
| 3 | [55-65] | 60 | 192 | 48.00% |
| 4 | [65-75] | 70 | 118 | 29.5% |
| 5 | [75-85] | 80 | 35 | 9.25% |
| 6 | [85-95] | 90 | 2 | 0.5% |
| 合计 |  |  | 400 | 100% |

图2  TP2   060 屈服强度 分布直方图

由图表可知，性能检测400项，实际屈服强度Rp0.2在45-85MPa间达到99.25%。该产品技术指标：屈服强度Rp0.2：45-85MPa,指标在此范围内的达到99.25%，产品工艺成熟，指标制定合理。

- TP2   O60 屈服强度Rt0.5检测实测统计如表7

表7  TP2   060  屈服强度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [＜62] | - | 0 | 0 |
| 2 | [62-70] | 66 | 147 | 36.75% |
| 3 | [70-80] | 75 | 208 | 52.00% |
| 4 | [80-90] | 85 | 44 | 11.00% |
| 5 | [90-105] | 97.5 | 1 | 0.25% |
| 合计 |  |  | 400 | 100% |

图3  TP2   060 屈服强度Rt0.5 分布直方图

由图表可知，性能检测100项，实际屈服强度Rt0.5全部大于62MPa，该指标合格率达到100%，产品工艺成熟，指标制定合理。

- TP2   O60 维氏硬度HV检测实测统计如表8

表8  TP2   060  硬度HV 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [0-45] |  | 0 | 0 |
| 2 | [45-50] | 47.5 | 128 | 32.00% |
| 3 | [50-55] | 52.5 | 205 | 51.25.00% |
| 4 | [55-60] | 58.5 | 40 | 10.00% |
| 5 | [60-65] | 62.5 | 27 | 6.75% |
| 合计 |  |  | 400 | 100% |

图4  TP2   060 硬度HV 分布直方图

由图表可知，性能检测400项，实际硬度HV全部合格。产品工艺成熟，指标制定合理。

      - TP2 H55态性能

TP2 H55态实测的抗拉强度、屈服强度、硬度统计数据见表9～表12，数据分布直方图如图5～7所示。

- TP2   H55 抗拉强度Rm检测实测统计如表9

表9  TP2   H55  抗拉强度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [250-265] | 257.5 | 6 | 6.00% |
| 2 | [265-280] | 272.5 | 14 | 14.00% |
| 3 | [280-295] | 287.5 | 32 | 32.00% |
| 4 | [295-310] | 302.5 | 24 | 24.00% |
| 5 | [310-325] | 317.5 | 11 | 11.00% |
| 6 | [325-340] | 332.5 | 6 | 6.00% |
| 7 | [340-355] | 347.5 | 7 | 7.00% |
| 合计 |  |  | 100 |  |

图5  TP2   H55 抗拉强度 分布直方图

由图表可知，性能检测100项，实际抗拉强度Rm全部在255MPa以上。该产品技术指标：该产品技术指标：抗拉强度Rm≥255MPa,指标在此范围内的达到100%，产品工艺成熟，指标制定合理。

- TP2  H55 屈服强度Rt0.5检测实测统计如表10

表10  TP2   H55  屈服强度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [205-220] | 212.5 | 7 | 7.00% |
| 2 | [221-240] | 230 | 8 | 8.00% |
| 3 | [241-260] | 250 | 34 | 34.00% |
| 4 | [261-280] | 270 | 38 | 38.00% |
| 5 | [281-300] | 290 | 13 | 13.00% |
| 合计 |  |  | 100 | 100% |

图6  TP2   H55 屈服强度Rt0.5 分布直方图

由图表可知，性能检测100项，实际屈服强度Rt0.5全部在205MPa以上。该产品技术指标：屈服强度Rt0.5≥205MPa,指标在此范围内的达到100%，产品工艺成熟，指标制定合理。

- TP2   H55 维氏硬度HV检测实测统计如表11

表11  TP2   H55  硬度HV 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [75-80] | 77.5 | 8 | 8.00% |
| 2 | [80-85] | 82.5 | 13 | 13.00% |
| 3 | [85-90] | 87.5 | 19 | 19.00% |
| 4 | [90-95] | 92.5 | 23 | 23.00% |
| 5 | [95-100] | 97.5 | 21 | 21.00% |
| 6 | [100-105] | 102.5 | 15 | 15.00% |
| 7 | [105-110] | 107.5 | 1 | 1.00% |
| 合计 |  |  | 100 | 100% |

图7  TP2   H55 硬度HV 分布直方图

由图表可知，性能检测200项，实际硬度HV全部符合技术指标要求。产品工艺成熟，指标制定合理。

      - BFe10-1-1 O60态性能

- BFe10-1-1   O60 抗拉强度Rm检测实测统计如表12

表12  BFe10-1-1  060  抗拉强度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＜305 |  | 2 | 2.00% |
| 2 | [305-315] | 310 | 22 | 22.00% |
| 3 | [315-325] | 320 | 44 | 44.00% |
| 4 | [325-335] | 330 | 30 | 30.00% |
| 5 | ＞335 |  | 2 | 2.00% |
| 合计 |  |  | 100 | 100% |

图8  BFe10-1-1   060 抗拉强度 分布直方图

由图表可知，性能检测100项，实际抗拉强度Rm全部在305MPa以上。该产品技术指标：该产品技术指标：抗拉强度Rm≥275MPa,指标在此范围内的达到100%，产品工艺成熟，指标制定合理。

- BFe10-1-1   O60 屈服强度Rp0.2检测实测统计如表13

表13  BFe10-1-1   060  屈服强度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [90-100] | 95 | 1 |  |
| 2 | [100-125] | 112.5 | 6 | 10.00% |
| 3 | [126-140] | 132.5 | 48 | 37.00% |
| 4 | [141-155] | 147.5 | 37 | 35.00% |
| 5 | [156-170] | 162.5 | 8 | 14.00% |
| 合计 |  |  | 100 |  |

图9  BFe10-1-1   060 屈服强度 分布直方图

由图表可知，性能检测100项，实际屈服强度Rp0.2大于105MPa达到99%。该产品技术指标：屈服强度Rp0.2≥100MPa,指标在此范围内的达到99%，产品工艺成熟，指标制定合理。

- BFe10-1-1   O60 屈报强度Rt0.5检测实测统计如表14

表14  BFe10-1-1 060  屈服强度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [90-105] | 95 | 1 | 1% |
| 2 | [105-125] | 112.5 | 11 | 11.00% |
| 3 | [126-140] | 132.5 | 45 | 45.00% |
| 4 | [141-155] | 147.5 | 37 | 37.00% |
| 5 | [156-170] | 162.5 | 6 | 6.00% |
| 合计 |  |  | 100 | 100% |

图10 BFe10-1-1   060 屈服强度 分布直方图

由图表可知，性能检测100项，实际屈服强度Rt0.5大于105MPa达到99%。该产品技术指标：屈服强度Rt0.5≥105MPa,指标在此范围内的达到99%，产品工艺成熟，指标制定合理。

- BFe10-1-1 O60维氏硬度HV检测实测统计如表15

表15  BFe10-1-1   060  维氏硬度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [0-75] |  | 2 | 2% |
| 2 | [75-80] | 77.5 | 6 | 6% |
| 3 | [80-85] | 82.5 | 14 | 14% |
| 4 | [85-90] | 87.5 | 18 | 18% |
| 5 | [90-105] | 105 | 60 | 60% |
| 合计 |  |  | 100 | 100% |

图11  BFe10-1-1   060 硬度HV 分布直方图

由图表可知，性能检测100项，实际硬度HV小于75的有2项。硬度HV指标在 75~110 范围内的样品占比达 98%，产品工艺成熟，指标制定合理。

      - HSn70-1 O60态性能

- HSn70-1   O60 抗拉强度Rm检测实测统计如表16

表16  HSn70-1  060  抗拉强度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＜310 |  | 0 | 0 |
| 2 | [310-330] | 320 | 4 | 2.00% |
| 3 | [330-350] | 340 | 46 | 23.00% |
| 4 | [350-370] | 360 | 112 | 56.00% |
| 5 | [370-390] | 380 | 40 | 20.00% |
| 合计 |  |  | 100 | 100% |

图12  HSn70-1   060 抗拉强度 分布直方图

由图表可知，性能检测200项，实际抗拉强度Rm全部在310MPa以上。该产品技术指标：该产品技术指标：抗拉强度Rm≥310MPa,指标在此范围内的达到100%，产品工艺成熟，指标制定合理。

- HSn70-1   O60 屈服强度Rp0.2检测实测统计如表17

表17  HSn70-1 060  屈服强度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [90-105] | 97.5 | 0 |  |
| 2 | [105-125] | 112.5 | 6 | 6.00% |
| 3 | [126-140] | 132.5 | 48 | 48.00% |
| 4 | [141-155] | 147.5 | 38 | 38.00% |
| 5 | [156-170] | 162.5 | 8 | 8.00% |
| 合计 |  |  | 100 |  |

图13  HSn70-1   060 屈服强度 分布直方图

由图表可知，性能检测100项，实际屈服强度 Rp0.2 均大于 105MPa，产品生产工艺成熟，指标设定合理。

- HSn70-1   O60 屈报强度Rt0.5检测实测统计如表18

表18  HSn70-1  060  屈服强度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [90-105] | 95 | 0 |  |
| 2 | [105-125] | 112.5 | 8 | 8.00% |
| 3 | [126-140] | 132.5 | 47 | 47.00% |
| 4 | [141-155] | 147.5 | 37 | 37.00% |
| 5 | [156-170] | 162.5 | 7 | 7.00% |
| 合计 |  |  | 100 |  |

图14  HSn70-1   060 屈服强度 分布直方图

由图表可知，性能检测100项，实际屈服强度Rt0.5全大于105MPa产品工艺成熟，指标制定合理。

- HSn70-1 O60维氏硬度HV检测实测统计如表19

表19  HSn70-1  060  维氏硬度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [0-75] |  | 2 | 2% |
| 2 | [75-80] | 77.5 | 6 | 6% |
| 3 | [80-85] | 82.5 | 14 | 14% |
| 4 | [85-90] | 87.5 | 18 | 18% |
| 5 | [90-105] | 105 | 60 | 60% |
| 合计 |  |  | 100 | 100% |

图15  HSn70-1   060 硬度HV 分布直方图

由图表可知，性能检测76项，实际硬度HV小于75的有2项。指标在[75-110]范围内的达到98%，产品工艺成熟，指标制定合理。

    - 典型管材晶粒度验证

- TP2管材实测的晶粒度统计数据见表20，数据分布直方图如图16所示。

表20   晶粒度  频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [0.010-0.015] | 0.0125 | 42 | 14% |
| 2 | [0.015-0.020] | 0.0175 | 88 | 29.33% |
| 3 | [0.020-0.025] | 0.0225 | 150 | 50% |
| 4 | [0.025-0.030] | 0.0275 | 18 | 6% |
| 5 | [0.030-0.035] | 0.0325 | 1 | 0.33% |
| 6 | [0.035-0.04] | 0.0375 | 1 | 0.33% |
| 合计 |  |  | 300 | 100% |

图16   晶粒度分布直方图

由图表可知，性能检测300项，实际晶粒度全部在0.01-0.05区间内。该产品技术指标：该产品技术指标晶粒度在0.010-0.050,指标在此范围内的达到100%，产品工艺成熟，指标制定合理。

- BFe10-1-1实测的晶粒度统计数据见表21，数据分布直方图如图17所示。

表21   晶粒度  频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | [0.015-0.020] | 0.0175 | 24 | 24% |
| 3 | [0.020-0.025] | 0.0225 | 37 | 37% |
| 4 | [0.025-0.030] | 0.0275 | 19 | 19% |
| 5 | [0.030-0.035] | 0.0325 | 20 | 20% |
| 合计 |  |  | 100 | 100% |

图17   晶粒度分布直方图

由图表可知，性能检测100项，实际晶粒度全部在0.01以上。该产品技术指标：该产品技术指标晶粒度在0.010-0.050,指标在此范围内的达到100%，产品工艺成熟，指标制定合理。

    - 典型管材扩口验证

依据不同规格的应用实际状况，根据GB/T17791的规定并用60°冲锥对产品的扩口性能进行了大量检测验证及数据统计分析（见表12）。实测验证结果看出，200组检测数据合格率100%，充分说明产品的实际扩口性能完全处于受控状况，真实反映出了产品的生产控制水平，标准规范的扩口率在合理控制区间，工艺技术和生产控制稳定成熟，完全满足标准规范的管材扩口率的要求。

表22  管材实测扩口率统计表

| 牌号 | 状态 | 扩口率% | 样品数 | 合格数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP2 | O60 | 35% | 200 | 200 | 100% |
| TP2 | H55 | 20% | 100 | 100 | 100% |
| HSn70-1 | O60 | 25% | 100 | 100 | 100% |
| BFe10-1-1 | O60 | 25% | 100 | 100 | 100% |

    - 黄铜管材残余应力验证

- HA177-2 残余应力检测实测统计如表23，数据分布直方图如图18所示。

表23  HA177-2  残余应力 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＜5 | - | 10 | 10% |
| 2 | [5.0-6.0] | 5.5 | 42 | 42% |
| 3 | [6.0-7.0] | 6.5 | 29 | 29% |
| 4 | [7.0-7.84] | 7.42 | 16 | 16% |
| 5 | [7.84-8.2] | 8.02 | 3 | 3% |
| 合计 |  |  | 100 | 100% |

图18  HA177-2 残余应力分布直方图

由图表可知，残余应力检测100项，实际残余应力值超过7.84有3项。指标在0-7.84范围内的达到97.0%，产品工艺成熟，指标制定合理。

- HSn70-1 残余应力检测实测统计如表24，数据分布直方图如图19所示。

表24  HSn70-1  残余应力 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＜5 | - | 8 | 10% |
| 2 | [5.0-6.0] | 5.5 | 41 | 42% |
| 3 | [6.0-7.0] | 6.5 | 32 | 29% |
| 4 | [7.0-7.84] | 7.42 | 17 | 16% |
| 5 | [7.84-8.2] | 8.02 | 2 | 3% |
| 合计 |  |  | 100 | 100% |

图19 HSn70-1 残余应力 分布直方图

由图表可知，残余应力检测100项，实际残余应力值超过7.84有2项。指标在0-7.84范围内的达到98.0%，产品工艺成熟，指标制定合理。

    - 典型管材清洁验证

- TP2  Ø16蒸发管 清洁度检测实测统计如表24，数据分布直方图如图20所示。

表24  TP2   清洁度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＜100 | - | 73 | 36.5% |
| 2 | [100-150] | 125 | 84 | 42% |
| 3 | [150-200] | 175 | 17 | 8.5% |
| 4 | [200-250] | 225 | 21 | 10.5% |
| 5 | [250-300] | 275 | 5 | 2.5% |
| 合计 |  |  | 200 | 100% |

图20  Ø16蒸发管 清洁度 分布直方图

由图表可知，性能检测200项，实际残留物总量超过250有5项。指标在0-250范围内的达到97.50%，产品工艺成熟，指标制定合理。

- TP2  Ø19蒸发管 清洁度检测实测统计如表25，数据分布直方图如图21所示。

表25  TP2   清洁度 频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X’i | 频数ni | 频率fi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＜170 | - | 92 | 46% |
| 2 | [170-220] | 195 | 80 | 40% |
| 3 | [220-270] | 245 | 16 | 8% |
| 4 | [270-320] | 295 | 8 | 4% |
| 5 | [320-370] | 345 | 4 | 2% |
| 合计 |  |  | 200 | 100% |

图21  Ø19蒸发管 清洁度 分布直方图

由图表可知，性能检测200项，实际残留物总量超过320有4项。指标在0-320范围内的达到98%，产品工艺成熟，指标制定合理。

    - 气压试验泄漏缺陷验证

表26  高效管气压实验泄露缺陷检出数据表

| 日期 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气压实验支数 | 1507093 | 1712877 | 1521052 | 1569176 | 6310198 |
| 气压试验检出 泄漏数 | 24 | 40 | 19 | 25 | 108 |
| 气压实验产品泄漏率ppm | 48 | 71 | 38 | 49 | 17 |
| 气压实验未检出泄漏数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 气压实验产品泄漏未检出率 ppm | 3.8 | 3.33 | 3.77 | 1.89 | 1.11 |

由上表可知，通过“管材承受至少1.7 MPa的内气压试验，并保持5秒不应有渗漏现象”的试验，全年不良产品未检出率1ppm左右，在可承受范围内。产品工艺成熟，指标制定合理。

    - 磁饱和探伤检出缺陷验证

磁饱和探伤主要是针对管材在生产或流转过程中夹杂含磁杂质，引起管材泄漏从而增加的检测装置，通过对4万根管材的检测分析，此检测装置满足使用要求，实测统计如表26：

表26  磁饱和探伤筛出产品缺陷类型分析

| 缺陷类型 | 流转过程污染 | 工模具碎屑 | 管内夹杂 | 未发现缺陷 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支数计 | 97 | 18 | 51 | 35 | 201 |

由上表可知，通过对40039根高效管产品进行磁饱和探伤筛选，有201根筛出，对筛出产品进行缺陷分析，有166根能够找出确定的对应缺陷，另有35根没有发现可见缺陷。其探伤准确率大于82.59%，误判率小于0.09%。同时管材流转到客户处的潜在泄漏率降低了2.6ppm， 可以有效降低潜在质量风险，误判比例也可以接受。

- 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益等情况

- 项目的必要性阐述

1.国内外现状和发展趋势分析

从国内市场现状来看，中国已成为全球铜及铜合金翅片管最大的生产国与消费国，市场规模呈持续扩容态势。但长期以来，行业发展存在明显短板：高端铜合金翅片管的核心技术被欧美、日本企业牢牢垄断，国内企业多集中于中低端产品生产，或依赖进口满足高端需求，而进口产品不仅价格偏高，交货周期更长达3-6个月，这一现状严重制约了我国高端装备的国产化进程，也限制了行业向高端化转型的步伐。

近年来，国内行业发展呈现积极向好的趋势，相关技术实现快速突破，高性能铜及铜合金翅片管产品不断涌现，逐步挤压国外品牌的市场份额，国产替代进程持续加速。数据显示，2024年我国铜及铜合金翅片管产量达6.8万吨左右，其中国产产品占比超80%，凸显国产产品的核心竞争力持续提升。但与此同时，旧国标已难以适配行业新兴技术的发展需求，例如在航空航天、高端电子设备冷却系统等对热交换效率要求极高的领域，现行国标规定无法充分规范新型翅片管的性能指标，导致产品在实际应用中难以发挥最佳效能，成为制约行业高质量发展的瓶颈。

结合行业发展趋势来看，本次标准修订成为推动行业高质量发展的关键举措：一方面，能够助力铜及铜合金翅片管产品转型升级，加速新产品、新技术的迭代推广，有效提升行业安全及社会运行领域关键材料的自主保供能力，进一步巩固国产替代成果；另一方面，可规范产品质量管控，提高产品质量的可靠性、稳定性与一致性，增加高性能、低能耗、差别化产品的有效供给，带动高效管质量品牌整体提升，为制造业高质量发展提供坚实支撑。

从国际发展格局来看，当前全球经济与各行业技术飞速发展，国际贸易持续深入，国际间的技术交流与产品流通日益频繁，行业竞争已进入全球化阶段。若我国不及时升级相关国标，将在国际市场竞争中陷入被动劣势：一方面，国内产品可能因不符合国际新兴标准而遭遇出口壁垒，影响行业国际化布局；另一方面，也不利于我国相关行业吸收国际先进技术与经验，进而限制行业的国际化发展进程，难以跟上全球行业升级步伐。

- 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

从市场需求与产业价值来看，随着电力、能源、交通、通信及工程建筑等行业快速发展，制冷与空调行业实现日新月异的进步，热交换器用铜及铜合金无缝翅片管作为该行业的核心组件，其应用受到越来越多企业和用户的广泛关注，市场需求量持续攀升。本标准所涉及的产品具备较高技术先进性、稳定性，兼具普遍性、广泛性、适用性与科学性，目前已形成稳定的批量供货能力和产业化生产体系。

当前，我国铜加工行业处于新常态，正进入转型升级关键时期。高性能翅片管可显著提升热交换效率，可有效降低能源消耗、减少碳排放，完全契合国家生态环保与可持续发展的战略要求。本次标准修订与实施，不仅彰显了标准的先进性与创新性，更能产生显著的经济效益与社会效益：在经济效益方面，标准的实施将规范生产工艺、提升产品质量稳定性，帮助企业降低生产损耗与质量管控成本，同时推动高性能产品规模化生产，打破国外技术与产品垄断，减少高端产品进口依赖，降低进口采购成本（可规避进口产品高价、长周期的弊端）；此外，标准将助力国产产品提升国内外市场竞争力，扩大出口份额，带动上下游产业链协同发展，为生产企业、配套企业创造更多盈利空间，推动铜加工产业产值提升。

在社会效益方面，标准的实施将推动行业淘汰落后产能与低能效产品，引导企业优化工艺技术，减少生产过程中的能源消耗与污染物排放，助力国家节能减排战略落地，为“双碳”目标实现提供有力支撑；同时，标准将提升行业安全及社会运行领域关键材料的自主保供能力，支撑高端装备国产化进程，增强我国制造业核心竞争力，助力“制造强国”战略推进；此外，标准的规范作用将保障下游制冷、空调、电力等重点行业的产品质量与运行安全，降低社会整体能耗，提升资源利用效率，推动形成绿色低碳、高效协同的产业生态，同时通过技术创新与产业升级，同时带动相关领域就业岗位增加，助力经济社会高质量发展。未来几年，该标准将持续适配行业市场发展需求，充分释放标准的引领与支撑作用，实现经济效益与社会效益的双向提升。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

7.1本标准未采用国际或国外先进标准。

7.2国内外标准对比

    - 国内标准对比情况

经查询目前国内尚无铜及铜合金无缝高翅片管专用技术标准。故不涉及采用国内先进标准。

    - 国外标准对比情况

本标准在 ASTM B359/B359M:2023 基础上，结合国内市场需求，新增外压试验、磁饱和探伤要求，优化壁厚公差、力学性能指标，补充传热性能试验方法，并在其基础上根据客户市场需求情况进行了多项技术内容的增强和拓展，通过各项技术指标水平的对比分析，分析结果表明：本标准已经到达国际先进水平（ 详见附表2）。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准的制定过程、技术指标的选定、检验项目的设置符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

- 作为强制性或推荐性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准发布。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准以我国热交换器用铜及铜合金无缝翅片管产品生产的实际生产现状为基础，结合国内、外订货合同要求，市场的需求和客户的技术要求对标准进行了修订，标准全面覆盖了热交换器用铜及铜合金无缝翅片管的技术要求，建议行业主管部门及标准化机构组织专项标准宣贯会，组织相关生产、使用企业开展系统学习。本标准发布实施后，各相关生产企业应积极开展标准的宣传与贯彻工作，严格按照本标准的技术要求组织生产、质量管控，切实保证产品质量符合标准规定，全面满足国内、外市场及各类用户的使用需求，进一步推动行业规范化、高质量发展。

- 废止现行有关标准的建议

本标准发布实施之日起，代替GB/T19447－2013《热交换器用铜及铜合金无缝翅片管》。

- 其他主要内容的解释和其他需要说明的事项。

本标准根据目前国内热交换器用铜及铜合金无缝翅片管的实际生产现状为基础，结合客户技术标准要求而制定的，采用的牌号、状态、规格和性能，考虑随着新材料的开发使用的更新，如果以后生产或订货合同中有其他牌号、规格或性能需求可在下一版中进行补充修订。本标准全面覆盖了热交换器用铜及铜合金无缝翅片管产品的技术要求，建议相关生产及使用单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并按照新标准进行组织生产，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

《热交换器用铜及铜合金无缝翅片管》标准编制组

2026年3月6日

附表1  本标准主要修改内容

| 序号 | 项目 | GB/T19447-2013 | 本标准 | 修定说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推荐产品 | 推荐各类产品13项 | 将产品具体规格修改几个区间范围。详见表2 | 更适合市场的应用 |
| 2 | 牌号 | TU00、TU1、TU2、TP1、TP2、BFe10-1-1、BFe5-1.5-0.5、BFe30-1-1、HA177-2、HSn72-l、HSn70-l、HAs85-0.05 | TU00、TU1、TU2、TP1、TP2、BFe10-1-1、BFe30-1-1、HA177-2、HSn70-l，删除了BFe5-1.5-0.5、HSn72-l、HAs85-0.05 | 更加适合市场的需求 |
| 3 | 状态 | 软化退火态(O60)、轻拉态(H55)、拉拔态（H80） | 软化退火态(O60)、轻拉态(H55)删除了拉拔态（H80） | 更加适合市场的需求 |
| 4 | 壁厚及允许偏差 | 紫铜管材为壁厚的±8% | 紫铜管材为壁厚的±7% | 更加适合市场的需求 |
| 5 | 力学性能 | 屈服强度Rt0.5 | 增加了规定塑性延伸强度（Rp0.2） | 更加适合市场的需求 |
| 6 | 外压试验 | 无 | 新增了外压试验 | 更明确规范 |
| 7 | 许用应力 |  | 修改了不同温度下对应的许用应力，见表8； | 更明确规范 |
| 8 | 检验项目 | 检验12项 | 增加外压试验、塑性延伸强度（Rp0.2）两项 | 更加适合市场的需求 |
| 9 | 热工性能检验方法 | 附录A | 参照YS/T1656-2023 | 更明确规范 |
| 10 | 磁饱和探伤 | 无 | 增加附录A | 更加适合市场的需求 |

附表2  标准水平对比表

| 类型 |  | GB/T19447-2013 | ASME-SB 359 | GB/T19447-XXX | 标准水平分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 术语 |  | 无 | 无 | 按《铜及铜合金术语》规定进行 | 优于GB/T19447-2013，ASME-SB 359 |
| 牌号 |  | TU00、TU1、TU2、TP1、TP2、BFe5-1.5-0.5、BFe10-1-1、BFe30-1-1、HA177-2、HSn72-1、HSn70-1、HAs85-0.05 | C10100,C10200,C10300,C10800,C12000,C12200,C14200、C15630、C19200、C23000、C44300,C44400,C44500、C60800、C68700、C70400、C70600、C70620、C71000、C71500、C71520、C72200 | TU00、TU1、TU2、TP1、TP2、BFe10-1-1、BFe30-1-1、HA177-2、HSn70-1 | 更接近市场 |
| 壁厚公差 |  | 管材壁厚的±8% | 无 | 管材壁厚的±7% | 优于GB/T19447-2013，ASME-SB 359 |
| 外径公差 |  | ≤12mm，±0.05；12~18，±0.06；18~30，±0.08 | ≤12mm，±0.05；12~18，±0.06；18~30，±0.076 | ≤12mm，±0.05；12~18，±0.06；18~30，±0.08 | 基本一致 |
| 长度允许偏差 |  | ≤6m，＋3mm；6~10m，＋4mm；10~18m，+6mm | ≤6m，＋3.2mm；6~10m，＋4mm；10~18m，+6.4mm | ≤6m，＋3mm；6~10m，＋4mm；10~18m，+6mm | 基本一致 |
| 力学性能 | 抗拉强度 | Cu：状态O60，≥205 Cu：状态H55，≥250 | Cu：状态O61，≥205 Cu：状态H55，≥250 | Cu：状态O60，≥205 Cu：状态H55，≥250 | 一样 |
|  | 屈服强度 | Cu：状态O60， Rt0.5≥62 状态H55， Rt0.5≥205 | Cu：状态O60， Rt0.5≥62 状态H55， Rt0.5≥205 | Cu：状态O60，Rp0.2≥45，Rt0.5≥62 状态H55，Rp0.2≥120，Rt0.5≥205 | 优于GB/T19447-2013，ASME-SB 359 |
|  | 硬度HV | Cu：状态O60，40~75 Cu：状态H55，70~110 | 无规定 | Cu：状态O60，40~75 Cu：状态H55，70~110 | 优于ASME-SB 359 |
| 扩口 |  | Cu：状态O60，≥35% Cu：状态H55，≥20% | Cu：状态O61，≥30% Cu：状态H55，≥35% | Cu：状态O60，≥35% Cu：状态H55，≥20% | 优于ASME-SB 359 |
| 穿过式涡流探伤（人工标准缺陷孔径尺寸） |  | 6.0~16.0mm，0.8mm 16~30mm，1.1mm | 6.0~16.0mm，1.07mm 16~30mm，1.17mm | 6.0~16.0mm，0.8mm 16~30mm，1.1mm | 优于ASME-SB 359 |
| 磁饱和探伤 |  | 无 | 无 | 管材按附录A做磁饱和探伤 | 优于GB/T19447-2013，ASME-SB 359 |
| 外压试验 |  | 无 | 无 | 通过外压试验计算铜管最大许用应力 | 优于GB/T19447-2013，ASME-SB 359 |
| 热工试验方法 |  | 附录A | 无 | 参照YS/T 1656 铜及铜合金管传热系数及阻力特性试验方法 | 优于GB/T19447-2013，ASME-SB 359 |