| ICS | 77.150.99 |
| --- | --- |
| CCS | H 68 |

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

铂铁合金靶材

Platinum iron alloy target

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前言

本文件按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX

磁控溅射用铂铁合金靶材

范围

本标准规定了铂铁合金溅射靶材的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单（或合同）等内容。

本标准适用于以铁、铂为原料，经真空熔铸或粉末冶金烧结等工艺制得的、用于磁记录、通讯技术等领域的铂铁合金溅射靶材（以下简称“靶材”）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 5136  烧结金属（不包括硬质合金）可渗性烧结金属材料 密度、含油率和开孔率的测定

GB/T 6394  金属平均晶粒度晶粒尺寸测定法

GB/T 8651  金属板材超声板波探伤方法

GB/T 13748.18  镁及镁合金化学分析方法 氯含量的测定 氯化银浊度法

GB/T 14265  金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

GB/T 15072.3  贵金属合金化学分析方法 金、铂、钯合金中铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法

YS/T 837  溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法

YS/T 1124  磁性溅射靶材磁透率测试方法

YS/T 1493  高纯铂化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

产品分类

- 产品按外形通常分为圆形和方形。

技术要求

化学成分

靶材的化学成分应符合表1的规定，需方如对靶材的化学成分有特殊要求时，由供需双方商定。

铂铁合金溅射靶材的化学成分

单位为%

| 主元素含量 |  | Fe+Pt | 99.95 | 99.99 | 99.995 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属杂质 | 元素含量（质量分数），不大于 | Al | 0.005 | 0.002 | 0.0010 |
|  |  | Cu | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | Ir | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | V | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | W | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | Ti | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | Mo | 0.004 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | K | 0.002 | 0.0004 | 0.0004 |
|  |  | Na | 0.002 | 0.0004 | 0.0004 |
|  |  | Ni | 0.010 | 0.005 | 0.0010 |
|  |  | Zr | 0.004 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | Li | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | Mg | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  |  | Sn | 0.002 | 0.0001 | 0.0001 |
|  |  | Zn | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | 总量（质量分数），不大于 | — | 0.050 | 0.010 | 0.005 |
| 非金属杂质元素含量（质量分数），不大于 |  | C | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
|  |  | S | 0.0035 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | O | 0.010 | 0.0075 | 0.005 |
|  |  | N | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
|  |  | Cl | 0.065 | 0.01 | 0.005 |

尺寸偏差

靶材尺寸及其偏差由供需双方商定，需方对尺寸偏差有特殊要求时，由需方按双方商定结果提供图纸；需方无要求时，尺寸偏差按照GB/T 1804中规定的精密f级要求。

晶粒尺寸

靶材的晶粒尺寸平均值应不大于150μm，最大晶粒尺寸应不大于200μm，需方如有特殊要求时，由供需双方商定。

相对密度

靶材的相对密度应不小于98.5%。

磁透率

同一块靶材不同区域各点的平均磁透率不低于70%，且各点偏差不大于3%。

内部质量

靶材内部不应有分层、疏松、夹杂和气孔等缺陷。

绑定质量

靶材绑定可采用钎焊、扩散焊或电子束焊接，要求焊合率大于95%，单个未焊合间隙面积/总面积不大于2%。

外观质量

靶材表面应清洁光滑，无指痕、油污和锈蚀，无颗粒附加物和其他沾污，无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

试验方法

化学成分

靶材主元素含量测定按GB/T 15072.3的规定进行。

金属杂质元素含量测定按YS/T 1493的规定进行。

靶材非金属杂质中碳、硫、氧、氮含量的测定按GB/T 14265的规定进行，氯元素含量的测定按GB/T 13748.18的规定进行。

尺寸偏差

靶材的外形尺寸及其允许偏差的测量方法按GB/T 1804的规定进行。

晶粒尺寸

靶材的晶粒尺寸按GB/T 6394的规定进行。

相对密度

靶材的密度测定按GB/T 5163的规定进行，相对密度ρ按公式（1）计算，数值以%表示，计算结果表示到小数点后后一位，公式（1）中涉及的理论密度照公式（2）计算，数值修约按GB/T 8170的规定进行。

ρ=ρ1ρ2×100%……………………………………………（1）

ρ=1wtFeρFe+wtPtρPt……………………………………………（2）

式中：

ρ1——实测密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）；

ρ2——理论密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）；

ρFe——铁的密度，7.86g/cm3；

ρPt——铂的密度，21.25g/cm3；

WtFe——铁的质量分数；

WtPt——铂的质量分数。

磁透率

靶材的磁透率测定按YS/T 1124的规定进行。

内部质量

靶材的内部质量检验按GB/T 8651的规定进行。

绑定质量

靶材的绑定质量检验按YS/T 837的规定进行

外观质量

靶材的外观质量用目视法检测，必要时可采用放大镜或显微镜进行检验。

检验规则

检验和验收

靶材应由供方质量检验部门或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件或订单的规定。

需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。检验结果与本文件或订单的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

靶材应成批提交验收，每批应由同一原料、同一牌号和同一规格的产品组成。

检验项目

每批次靶材均应进行化学成分、晶粒尺寸、相对密度、磁透率、内部质量、绑定质量、外形尺寸、外观质量的检验。

取样规定

取样数量

- 产品的取样数量应符合表2的规定。

取样数量

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章节号 | 检验的章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批取2个样 | 5.1 | 6.1 |
| 晶粒尺寸 | 每批取1个样 | 5.2 | 6.2 |
| 密度 | 每批取1个样 | 5.3 | 6.3 |
| 磁透率 | 逐件 | 5.4 | 6.4 |
| 内部质量 | 逐件 | 5.5 | 6.5 |
| 绑定质量 | 逐件 | 5.6 | 6.6 |
| 外形尺寸 | 逐件 | 5.7 | 6.7 |
| 外观质量 | 逐件 | 5.8 | 6.8 |

取样位置

化学成分、晶粒尺寸、密度在如图1所示位置，生产过程中进行取样。

- 标引序号说明：

- 1——1号样品；

- 2——2号样品。

- 图1 取样位置示意图

磁透率取样按靶材圆周规格进行等分选取采集点，至少采集4个点，如图2所示。需方对采集点磁透率取样位置有特殊要求时，由供需双方商定。

- 图2 磁透率采集点位置示意图

检验结果的判定

化学成分、密度、晶粒尺寸中任一项不合格时，则判该批产品不合格。

磁透率、内部质量、绑定质量、外形尺寸、外观质量中任一不合格时，则判该件产品不合格。

标志、包装、运输、贮存及随行文件

标志

产品标志

- 应在检验合格的靶材上打印如下标记（或挂标签）：

供方信息；

产品名称、主元素含量、批号；

净重、毛重；

订单编号；

生产日期；

其他要求内容。

包装标志

- 应在检验合格的靶材上附有如下标记：

- 产品名称；

- 生产批号；

- 规格；

- 净重（或毛重）；

- 本文件编号；

- 生产日期。

包装

靶材清洗、干燥及包装应在洁净房间内进行。

靶材经过全面清洗、真空干燥后每片单独真空包装，真空袋封口要平整无贯通，真空袋体无漏洞，无真空泄露。

外包装采用纸盒或中空盒包装，每盒放置靶材不超过3片，包装盒内靶材与靶材之间应有防碰撞措施。

运输

靶材运输及储存过程中应防震、防潮、防压、防止二次污染。

贮存

- 包装产品应储存于无腐蚀性物质、清洁的环境中。

随行文件

每批产品应有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品合格证，内容如下：

检验项目及其结果或检验结论；

生产批号；

检验日期；

检验员签名或盖章。

- 成品检验报告；

- 本文件编号

- 其他。

订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 生产批号、主元素含量；

- 尺寸规格；

- 净重（或毛重）；

- 化学成分、物理性能、表面及内部质量等特殊要求；

- 本文件编号；

- 其他。