《氧化锌精矿》团体标准编制说明

一、工作概况

（一）任务来源

2025年9月，云南金鼎锌业有限公司申请《氧化锌精矿》中国有色金属行业协会团体标准的立项，中国有色金属行业协会将其列入中色协科字(2025)162号2025-040-T/CNIA2025年中国有色金属行业协会团体标准制修订项目计划，批准由云南金鼎锌业有限公司负责（牵头）《氧化锌精矿》团体标准的制定。

（二）起草单位、协作单位

起草单位：云南金鼎锌业有限公司。

协作单位：云南驰宏锌错股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司。

（三）主要起草人(以表格形式将内容明确)

| 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目负责人、统筹协调 |
|  |  |  |  | 统筹协调 |
|  |  |  |  | 标准文稿编写 |
|  |  |  |  | 标准文稿编写 |
|  |  |  |  | 标准文稿编写 |
|  |  |  |  | 标准文稿编写 |
|  |  |  |  | 标准文稿编写 |
|  |  |  |  | 试验、数据分析 |
|  |  |  |  | 试验、数据分析 |
|  |  |  |  | 试验、数据分析 |
|  |  |  |  | 资料收集整理 |
|  |  |  |  | 资料收集整理 |
|  |  |  |  | 技术指导 |
|  |  |  |  | 技术指导 |

二、制定标准的必要性和意义

（一）必要性

一是行业现状与痛点分析。填补硫化锌精矿资源缺口，随着全球锌消费量持续增长，传统硫化锌矿资源逐渐枯竭。据中国有色金属工业协会数据，氧化锌矿占全球锌资源总量的65%，但长期因选矿难度大未得到充分利用。制定氧化锌精矿标准开发战略，可有效释放这一潜在资源库，降低对进口硫化锌精矿的依赖。同事提升资源综合利用效率，我国氧化锌矿多为伴生矿，富含Fe、Si、Pb、Sr等有价元素。传统工艺仅提取锌和铅，其他组分成为废渣排放，既浪费资源又污染环境。通过制定科学的精矿开发方案，可实现多金属综合回收，如云南驰宏锌锗的硫酸铵法工艺已能同时提取Zn、Fe、Al、Pb、Sr等元素，资源利用率提升至95%以上。市场乱象与质量参差不齐，当前氧化锌精矿市场存在产品质量差异大、缺乏统一标准规范的问题。部分企业为降低成本简化生产工艺，导致产品纯度、杂质含量等指标不达标，严重影响下游行业（如橡胶、陶瓷）产品性能。例如，在橡胶行业中，低质量氧化锌会降低硫化效率，导致轮胎使用寿命缩短；在陶瓷行业中，杂质超标会影响釉面光泽度和抗热震性。

二是环保压力与合规需求。随着环保法规日益严格，对氧化锌精矿中有害元素（如铅、镉、汞）的限量要求越来越严格。2025年实施的新版国家标准《GB/T20424-2025重有色金属精矿产品中有害元素的限量规范》进一步收紧了锌精矿中有害元素的限值，新增铊、氟氯等元素的检测要求。企业若不遵循标准，将面临产品被市场拒绝、环保处罚等风险。

三是助力双碳目标实现。通过再生锌资源回收利用，可大幅减少原生矿开采。2023年我国再生锌产量占精炼锌总产量的31.5%，相当于减少锌矿开采量约200万吨。制定氧化锌精矿标准战略时纳入再生资源利用规划，预计到2030年再生法工艺占比将提升至30%，年减排二氧化碳超1500万吨。

四是推动技术升级。氧化锌精矿标准的制定能够引导企业改进生产工艺，提高产品质量。为满足标准要求，企业需要采用更先进的生产技术，如高纯锌锭为原料的间接法、多级精馏提纯、惰性气体保护焙烧等工艺。这不仅能够提高产品质量，还能降低生产成本，实现经济效益和环保效益的双丰收。

五是保障下游行业质量。氧化锌精矿作为重要的工业原料，其质量直接影响下游产品的性能。统一标准能够确保下游企业获得稳定、高质量的原料，从而提高下游产品的质量和竞争力。例如，在橡胶行业中，高质量氧化锌能够提升橡胶的交联效率与物理机械性能，延长橡胶制品的使用寿命。

六是国际贸易壁垒与出口挑战。国际市场对氧化锌精矿质量要求不断提高，我国产品在质量、环保等方面存在一定差距，导致出口量逐年下降。例如，欧盟《电池与废电池法规》规定自2027年起，轮胎制品所用橡胶助剂中镉含量不得超过0.5 ppm，且需提供全链条可追溯的重金属检测报告。缺乏统一标准会使我国产品在国际市场上缺乏竞争力。

（二）意义

一是促进产业可持续发展。氧化锌精矿标准的制定能够推动行业向绿色、环保、高效方向发展。通过限制有害元素含量、鼓励采用清洁生产技术等措施，减少环境污染，提高资源利用效率。例如，某锌冶炼企业通过技术改造，将原有氧化锌含量80%的富集物提升至90%以上，同时降低了铅、镉等有害元素的含量，实现了可持续发展。

二是提升行业整体竞争力。统一标准能够提高行业整体质量水平，增强我国氧化锌精矿在国际市场上的竞争力。企业通过遵循标准，提高产品质量，能够获得更多的市场份额，提升行业地位。例如，江苏天工锌业通过引入先进生产技术，生产的高纯橡胶级氧化锌产品符合国际高端客户标准，获得了米其林、普利司通等跨国轮胎巨头的采购订单。

三是保障消费者权益。高质量的氧化锌精矿能够保障下游产品的质量安全，从而保护消费者权益。例如，在医药与化妆品领域，药用级氧化锌具有良好的收敛、抗菌和紫外线屏蔽功能，能够确保产品的安全性和有效性。

四是推动行业创新发展。氧化锌精矿标准的制定能够激发企业的创新活力，推动行业技术进步。为满足标准要求，企业需要不断研发新技术、新产品，提高产品附加值。例如，纳米氧化锌因其粒径小、透明度高且UVA/UVB防护均衡，成为高端防晒配方的核心成分，推动了化妆品行业的创新发展。

所以制定氧化锌精矿标准是行业发展的必然趋势，具有重要的必要性和意义。统一的标准能够规范市场秩序、推动技术升级、保障下游行业质量、应对国际贸易挑战，促进产业可持续发展，提升行业整体竞争力，保障消费者权益，推动行业创新发展。企业应积极遵循标准，加强技术创新，提高产品质量，以适应市场需求和国际竞争。可以填补中国有色金属行业氧化锌精矿标准空白，促进中国有色金属行业高质量发展。

三、主要起草过程

自任务下达后，云南金鼎锌业有限公司成立了标准起草组，明确了工作指导思想，制定了工作原则，确定了起草组成员和任务分工。起草组多方借鉴其他标准编制的经验，采取专家咨询、组织召开座谈会、现场调研等形式，结合云南金鼎锌业有限公司多年的实践探索，多次组织对《氧化锌精矿》标准和资料进行了总结梳理、讨论交流，统一标准的内涵及编制方法，明确氧化锌精矿的要求、试验方法、检验规则、包装、运输、质量预报单及合同(或订货单)内容等。

在充分调研和分析总结的基础上，起草组于2025年9月至2026年11月起草标准讨论稿。2026年1月形成标准草案。广泛征求了相关行业企业、单位和专家意见。根据反馈意见，对标准进行了修改完善。2026年3月报标准讨论稿。

(一)市场调研及收集资料情况。

根据检索和调查信息，系统收集国内外有色金属冶炼行业标准、技术文献及专利资料，重点整理氧化锌精矿化学成分要求。同时调研企业实际生产数据，包括氧化锌精矿用于锌湿法炼锌的利用率等，为技术要求编制提供数据支撑。

(二)现场考察情况。起草组分别于2025年12月深入云南金鼎锌业有限公司，重点考察锌冶炼过程的对Cu、Pb、Fe、As、SiO2、S指标对生产工艺等技术要求以及试验方法、检验规则、包装、运输和质量预报单、合同(或订货单〉内容等与上级标准的协调和统一，起草了《氧化锌精矿》标准草案提交中国有色金属技术标准委员会。

(三)修改及讨论稿情况。2026年1月，对云南金鼎锌业进一步考察，根据现场考察情况，起草组着手对《氧化锌精矿》团体标准草案进行修订、编写，在氧化锌精矿锌氧化和含硫要求等方面进行提升和拓展，于2026年1月形成了讨论稿。

四、制定（修订）标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

本文件主要针对的是坚持科学性、实用性和前瞻性原则，确保技术要求符合行业发展趋势。以产品质量的可靠为基础，兼顾下游企业使用需求，注重可适用性和可验证性。同时参考国际标准，推动国内技术要求与国际接轨。

目前，中国有色金属行业尚无氧化锌精矿相关标准。本文件与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。

五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

（一）主要技术指标、参数

本文件共有八章，包括前言范围、规范性引用文件、术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、运输和质量预报单、合同(或订货单〉内容。其中：

第四章要求，规定了产品分类分为：三个级别；化学成分：分为主成分和杂质成分等要求。

第五章试验方法，明确了氧化锌精矿化学成分、锌含量的、水分含量、天然放射性的测定方法要求。

第六章检验规则，规定了氧化锌精矿产品的检查和验收、、组批、取样和制样、检验结果的判定规则等。

第七章包装、运输和质量预报单，规定了包装、运输和质量预报单相关要求。

第八章合同(或订货单〉内容，规定了合同(或订货单〉内容。

（二）试验验证的论述

通过云南金鼎锌业有限公司对氧化锌精矿产品试验验证和其他相关企业及科研机构试验验证，产品质量符合要求、试验方法可行，具体结果见表1、2、3。

表1云南金鼎锌业有限公司氧化锌精矿分析数据统计表

| 统计类型 | 分 析 元 素（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Cd | Pb | Cu | Fe | S | S不 | CaO | MgO | SiO2 | Mn | Sb | Co | F | Cl | As | Ag（g/t) | In | Ti | Ni | Zn氧化率 |
| 年平均值 | 24.38 | 0.28 | 1.16 | 0.0186 | 6.78 | 3.23 | 1.54 | 13.23 | 0.53 | 8.04 | 0.34 | 0.0010 | 0.0015 | 0.017 | 0.03 | 0.10 | 11 | 0.0009 | 0.0041 | 0.0013 | 89.72 |
| 最大值 | 29.01 | 0.31 | 1.57 | 0.1000 | 7.52 | 4.88 | 2.41 | 15.58 | 0.88 | 10.74 | 0.45 | 0.0016 | 0.0028 | 0.021 | 0.04 | 0.13 | 18 | 0.0014 | 0.0089 | 0.0018 | 96.99 |
| 最小值 | 20.38 | 0.26 | 0.84 | 0.0040 | 5.80 | 2.02 | 0.58 | 10.26 | 0.32 | 4.46 | 0.30 | 0.0006 | 0.0008 | 0.011 | 0.02 | 0.07 | 5 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0006 | 84.04 |

表2驰宏锌锗各冶炼企业互检比对表

| 序号 | 物料名称 | 分析方法 | 检验单位 | 检验项目（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zn | Pb | Cd |
| 1 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 26 |  |  |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 驰宏综合利用 | 26.25 |  |  |
|  |  |  | 误差 | -0.25 |  |  |
| 2 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 25.69 |  |  |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 驰宏综合利用 | 25.62 |  |  |
|  |  |  | 误差 | 0.07 |  |  |
| 3 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 28.07 |  | 0.33 |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 呼伦贝尔驰宏 | 28.14 |  | 0.33 |
|  |  |  | 误差 | -0.07 |  | 0.00 |
| 4 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 26.17 |  | 0.31 |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 呼伦贝尔驰宏 | 26.28 |  | 0.30 |
|  |  |  | 误差 | -0.11 |  | 0.01 |
| 5 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 24.34 |  | 0.29 |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 呼伦贝尔驰宏 | 24.43 |  | 0.28 |
|  |  |  | 误差 | -0.09 |  | 0.01 |
| 6 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 23.26 |  | 0.27 |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 呼伦贝尔驰宏 | 23.51 |  | 0.27 |
|  |  |  | 误差 | -0.25 |  | 0.00 |
| 7 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 25.51 | 1.46 |  |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 呼伦贝尔驰宏驰宏 | 25.6 | 1.54 |  |
|  |  |  | 误差 | -0.09 | -0.08 |  |
| 8 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 23.74 | 1.39 |  |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 呼伦贝尔驰宏驰宏 | 23.93 | 1.46 |  |
|  |  |  | 误差 | -0.19 | -0.07 |  |

表3氧化锌精矿第三方外检比对表

| 序号 | 物料名称 | 分析方法 | 检验单位 | 检验项目（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zn | Pb | Cd |
| 1 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 22.73 |  |  |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 冶金研究院 | 22.43 |  |  |
|  |  |  | 误差 | 0.3 |  |  |
| 2 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 25.83 |  | 0.33 |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 冶金研究院 | 25.55 |  | 0.33 |
|  |  |  | 误差 | 0.28 |  | 0.00 |
| 3 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 29.01 |  | 0.31 |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 冶金研究院 | 29.00 |  | 0.30 |
|  |  |  | 误差 | 0.01 |  | 0.01 |
| 4 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 27.16 |  |  |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 冶金研究院 | 27.10 |  |  |
|  |  |  | 误差 | 0.06 |  |  |
| 5 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 26.60 |  | 0.29 |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 天津通标 | 26.43 |  | 0.28 |
|  |  |  | 误差 | 0.17 |  | 0.01 |
| 6 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 27.12 |  | 0.27 |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 天津通标 | 27.18 |  | 0.27 |
|  |  |  | 误差 | -0.06 |  | 0.00 |
| 7 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 26.50 |  |  |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 天津通标 | 26.56 |  |  |
|  |  |  | 误差 | -0.06 |  |  |
| 8 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 25.01 |  |  |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 天津通标 | 25.10 |  |  |
|  |  |  | 误差 | -0.09 |  |  |
| 9 | 氧化锌精矿 | 企标 | 金鼎锌业 | 25.06 |  |  |
|  |  | GB/T8151.1-2012 | 天津通标 | 25.03 |  |  |
|  |  |  | 误差 | 0.03 |  |  |

六、重大意见分歧的处理依据和结果

本文件（讨论稿）目前进入阶段，还没有收集到相关意见。

七、贯彻标准的措施建议

为使标准能更好地发挥技术指导作用，促进行业协会团体标准的质量水平的提升。

1.定期评估与修订。每X年对标准进行一次全面评估。根据技术发展、市场需求、行业反馈等情况，及时修订标准内容，确保标准的先进性与适用性。例如，当出现新的政策要求时，及时将其纳入标准，推动行业技术进步。

2.技术创新跟进机制

设立技术创新跟进小组，密切关注国内外氧化锌精矿发展动态。定期收集、分析新技术，评估其应用价值与可行性。对于具有潜力的技术创新，及时组织研发与试点应用，推动标准与技术创新同步发展，提升行业整体技术水平。

3.用户反馈收集渠道。建立多渠道用户反馈收集机制，通过问卷调查、实地走访、在线平台等方式，广泛收集用户对标准的意见与建议。定期整理、分析用户反馈，找出标准存在的问题与不足。根据用户需求，及时调整标准内容，提升标准的实用性与用户满意度。

4.标准动态更新策略。制定标准动态更新策略，根据技术发展速度、市场需求变化等因素，确定标准更新的频率与方式。对于技术发展快、市场需求变化大的领域，适当增加更新频率；对于相对稳定的领域，可适当延长更新周期。同时，加强与行业协会、科研机构等的合作，共同推动标准动态更新。

八、预期效益分析

（一）预期的经济效益

1.技术溢价能力提升

海关总署数据显示，2025年中国高纯氧化锌（纯度≥99.9%）出口均价达3,850美元/吨，较普通品高出2.3倍。标准制定将明确产品分级体系，推动企业向高端化转型，预计可带动行业整体利润率提升5-8个百分点。

西部矿业湘和有色案例表明，通过自产氧化锌替代锌焙砂，每吨矿产锌成本降低750元，同时提升砷锑锗等杂质开路效率，使系统杂质处于动态平衡。

2.资源利用效率提升

智能矿石分选技术可将10%左右的氧化锌原矿品位提升至18.43%，尾矿品位降至1.09%，抛废率达45%，大大减少低品位矿石深加工成本。

甘肃银石中科项目通过固废资源化利用，每年消纳锌冶炼废渣8.6万吨，减少固废排放量约8000吨，实现从固废到高值纳米材料的有效转化。

3.能耗与排放降低

国家节能中心数据显示，2026–2030年行业平均单位产品能耗将以年均4.2%的速度持续下降。标准制定将明确能耗标准，推动企业采用AI能效优化系统，预计可降低单位产品能耗15-20%。

湿法氧化锌工艺单位能耗较传统方法降低30%以上，且重金属杂质可控，产品溢价达12%—15%。

（二）预期的社会效益

制定氧化锌精矿标准将带来显著的经济效益和社会效益，不仅推动产业升级和技术创新，还将促进资源循环利用和环境保护，提升中国氧化锌产业在全球价值链中的地位。建议：

1.政府应加大对标准制定工作的支持力度，出台相关政策鼓励企业参与标准制定。

2.企业应积极参与标准制定工作，将自身技术优势转化为标准优势，提升市场竞争力。

3.加强国际交流与合作，推动中国标准与国际标准互认，拓展国际市场空间。

4.建立标准实施监督机制，确保标准有效执行，保障产品质量和市场秩序。

九、其他应说明的事项

无

《氧化锌精矿》

团体标准起草小组

2026年2月28日