# 《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》

# 编制说明

# （送审稿）

# 《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》

# 编制组

# 2026年03月05日

# 《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》

# 编制说明

# （送审稿）

- 工作简况

- 项目必要性简述

1.1 行业现状与资源挑战

湿法炼锌系统产出的锌浮渣含锌量高达70~85%，是极具回收价值的二次锌资源，其高效资源化利用对弥补原生锌矿资源缺口、提升行业资源利用效率具有重要意义。然而，该锌浮渣中普遍含有1~3%的氯元素。若直接返回湿法冶炼系统，将加剧电解槽极板腐蚀与槽体损耗，显著缩短设备使用寿命，同时还可能影响电解锌产品质量，增加生产能耗。当前，国内企业对锌浮渣的处理以干法或湿法工艺为主，但受技术水平与管理规范差异影响，普遍存在以下突出问题：

- 工艺不规范

作业现场存在粉尘、作业环境差；废水成分复杂（含氯、锌），处理难度大；金属回收率波动幅度大。

2、资源浪费

锌浮渣中部分有价金属（如锌粒子）未实现高效回收，造成宝贵资源流失。

3、环保风险

含氯废水、废气处理不达标，违反GB 25466《铅、锌工业污染物排放标准》相关要求。

1.2 技术瓶颈与环保压力

1、技术短板显著

干法工艺中，氯元素经风选富集后需外售或火法处理，但行业缺乏风选目数、球磨细度等统一工艺参数规范，导致金属回收率参差不齐且普遍偏低；

湿法工艺中，水洗脱氯废水的循环利用标准不明确，部分企业存在废水直排隐患。

2、专项标准缺失

国内尚无针对锌浮渣回收的专项标准，企业多依赖生产经验开展回收作业，在工艺路线选择、有害元素脱除指标设定、资源化利用程度控制等方面差异较大，导致行业整体技术水平难以提升，先进工艺与设备的推广应用受阻，严重制约行业高质量发展。

1.3 政策与行业驱动

1、契合国家战略导向

锌浮渣高效回收标准化工作，精准契合《中国制造2025》中“绿色制造、循环发展”的核心要求，同时响应《“十四五”循环经济发展规划》中关于加强二次资源回收利用体系建设的部署，是推动有色金属行业绿色低碳转型的重要举措，具有明确的政策导向性与战略价值。

2、赋能企业降本增效

通过采用干法-湿法协同脱氯等标准化工艺，可有效提升锌回收率5%以上，大幅降低企业吨锌单位生产成本；此外，标准化工艺还能减少生产过程中的物料损耗与废水处理成本，进一步提升企业核心竞争力。

3、助力环保合规

明确氯元素脱除指标（如脱氯后液含氯量＜200 mg/L）及废水循环利用要求，为企业提供清晰的环保合规指引，助力企业满足GB 8978《污水综合排放标准》等相关法规要求。

1.4 标准制定意义

本标准的制定将填补国内湿法炼锌系统锌浮渣回收技术规范的行业空白，为行业生产实践提供科学、统一的技术指引，核心实现三大目标：

1、资源利用高效化

明确锌浮渣分级处理工艺（干法或干法-湿法联合工艺），将锌回收率提升至90%以上，显著减少行业对原生锌矿的依赖，缓解原生资源供应压力。

2、回收技术标准化

规定关键工艺参数（如球磨要求-60～80目通过率90%以上），推动行业从经验型生产向标准化、精细化生产转型，加速先进适用技术的行业推广，助力行业整体技术升级。

3、环保安全规范化

强化锌浮渣贮存、转运过程中的防泄漏、防扬尘要求，明确废水循环利用的处理工艺、废气净化处理要求，构建全流程环保管控体系，有效降低环境风险，促进湿法炼锌行业绿色、可持续发展。

本技术要求的制定，可有效规范锌浮渣回收工艺路径选择、有害元素脱除指标及资源化利用标准，推动行业锌回收率进一步提升。这对缓解原生锌矿资源供应压力、降低企业生产成本具有重要战略意义。

- 任务来源

根据2024年08月16日全国有色金属标准化技术委员会《关于征集2024年度全国有色金属标准化技术委员会 年会论证标准项目计划的通知》（有色标委【2024】90号）要求，云南驰宏锌锗股份有限公司牵头，呼伦贝尔驰宏矿业有限公司组织起草了《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》，经专家会议评审，成功立项。

根据《关于转发2025年第一批有色金属国行团标准制（修）订项目计划及征集起草单位的通知-有色标委〔2025〕27号》，下达修编任务，计划标准号为2025-016-T/CNIA，项目周期为18个月，完成期限为2026年9月。标准主要起草单位为：云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、昆明有色冶金设计研究院股份公司、昆明理工大学、东北大学、河南豫光锌业有限公司，技术归口为全国有色金属标准化技术委员会。

根据全国有色金属标准化技术委员会相关要求，云南驰宏锌锗股份有限公司牵头，呼伦贝尔驰宏矿业有限公司组织开展《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》行业标准的制定工作。该项目旨在填补国内在湿法炼锌系统锌浮渣回收领域标准的空白，规范行业生产和技术操作。

# （三）主要参加单位和工作成员及其所做的工作

# 3.1 主要参加单位工作情况

本文件主起草单位云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司在标准的编制过程中，积极组织召开关于标准起草的工作会议，布置了标准起草、数据收集等相关工作。

2025年04月，呼伦贝尔驰宏矿业有限公司编制《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》有色金属协会标准任务落实书，对标准的起草任务进行确定，成立了标准编制组，确定了时间进度安排和主要内容等。

云南驰宏资源综合利用有限公司等企业在标准编制过程中，积极配合主编单位开展大量调研工作，为标准文件的编写贡献了切实可行且极具针对性的修改建议，协助了解各单位湿法炼锌系统锌浮渣回收现状等，针对标准文本提出诸多修改意见，为标准文件内容的确定打下了坚实的基础。

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司积极配合牵头单位，参与标准的起草和讨论工作。公司凭借丰富的生产实践经验，对标准中的技术指标和工艺要求提出了许多宝贵的建议，确保标准具有实际可操作性。

# 3.2 主起草单位技术基础

云南驰宏锌锗股份有限公司由中铝集团控股的上市公司，公司成立于2000年7月，注册资本1,667,560,890元人民币，现有员工10014人，是一户以铅、锌产业为主，集地质勘探、采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研为一体的央企控股A股上市公司。

驰宏锌锗前身云南会泽铅锌矿，始成立于1951年1月，是我国“一五”计划156个重点建设项目之一，也是中国最早从氧化铅锌矿中提取锗用于国防尖端工业建设的企业，为“两弹一星”的成功研制做出过贡献。经过60多年的传承与创新发展，驰宏锌锗现已发展成为在国内的云南、四川、内蒙古、黑龙江、西藏、香港以及国外的加拿大、澳大利亚、玻利维亚等地拥有40家分子公司的集团化、国际化企业，资源品种覆盖铅、锌、锗、银、金、铟、铜、钼等多种有色金属。截止2015年末，驰宏锌锗资产总额逾330亿元，位列全国铅锌行业之首，具备年采矿300万吨、选矿450万吨、冶炼产能35万吨，综合回收金、银、锗、镉、铋、锑、铟等伴生金属1100余吨，主要装备、环保和工艺技术处于“国内一流、国际先进”水平，综合竞争力名列国内同行业前茅。

驰宏锌锗积极顺应产业发展导向，努力发展绿色循环经济，构建了“风险地质勘探——矿山无废开采——冶炼清洁生产——“三废”循环利用——稀贵金属综合回收——产品精深加工”全产业链发展模式。驰宏锌锗具有冶金行业专业乙级、建筑行业专业丙级资质，拥有“富氧顶吹-侧吹还原和奥斯迈特粗铅熔炼技术”、“湿法炼锌—深度净化—长周期电积”专有知识产权，“隐伏矿体定位预测方法”、“矿山膏体胶结充填采矿技术”等数十项核心技术，拥有省级实验研究平台3个，有效授权专利100余件。

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司于2007年6月9日成立，占地1300余亩，注册资本金32.15亿元，现有员工922名，管理人员占10%、专业技术人员占14%、操作维修类占76%，硕士学历占1%、本科学历占27%、专科学历占38%、中专学历占33%、初中学历占1%。

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司设计规模为年产铅6万吨、锌14万吨、硫酸16万吨，综合回收稀贵金属产品，年产值50亿元。主要经营多金属探矿、开采、选矿、冶炼、深加工及伴生有价金属综合回收、国内外贸易及投资等业务。铅系统设计采用Ausmelt炉富氧顶吹氧化+富氧侧吹还原熔炼工艺。锌冶炼系统采用具有自有知识产权、世界先进的二段氧压浸出技术，该技术是国家发改委认定未来锌冶炼所用的标杆型技术，锌浸出率可达98%以上，与传统浸出工艺浸出率相比高出10～18个百分点，该技术与传统的沸腾焙烧工艺相比，生产过程中没有二氧化硫气体产生，有利于环境保护，并具有较强的原料适应性及较高的金属回收率。2019年新建14000t/a锌铅合金粉喷吹生产线。

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司2018年组织开展了高新技术企业的申报工作，2018年年底被内蒙古自治区第一批认定为“高新技术企业”。2019年组织开展了国家实验室的认证工作，2019年10月获得CNAS的认证证书。呼伦贝尔驰宏矿业有限公司现有授权专利有38项，实用新型专利29项，发明专利8项，外观设计专利1项。2015年成立了研发中心，现有车间级实验室3个，先后与昆明理工大学、东北大学、昆明冶金研究院、湖南有色研究院等多家单位建立科研企联合体，开展产、学、研技术攻关工作和高新技术产品的引进、开发，为铅锌冶炼技术的革新奠定了坚实的基础，为高素质、高技术、高水平科研人才的培养创造了良好的条件。

云南驰宏资源综合利用有限公司由国有控股的A股上市公司云南驰宏锌锗股份有限公司与彝良驰宏矿业有限公司共同出资设立，公司成立于2015年8月25日，注册资本25.9亿元。位于曲靖市经济技术开发区宁州路1号，占地面积1406亩。是一户以铅锌冶炼为主，集冶金、化工、深加工和科研为一体的企业。

云南驰宏资源综合利用有限公司设计产能为：年产电铅10万吨、电锌10万吨、粗铅8万吨、硫酸28万吨、1.6㎡阴阳极板2.4万片、3.2㎡阴阳极板3.2万片、金150千克、银180吨、镉、铋、锑400余吨等稀贵金属的综合生产能力，同时具有利用余热年发电5200万千瓦时，附产硫酸铵化肥14000T/a的生产能力。

云南驰宏资源综合利用有限公司拥有34项自主知识产权，15项省级以上科技成果，具备较强的科技创新能力。公司自2016年起连续5年实现正利润，成为驰宏锌锗冶炼企业的名片，公司先后被云南省政府、曲靖市政府授予“高新技术企业”“节水标杆型企业”“绿色工厂”“曲靖市企业技术中心”“云南省2021年工业企业铅冶炼能效领跑者”、“云南省质量标杆企业”等荣誉称号。

# 3.3 主要工作成员所负责的工作情况

本文件主要起草人及工作职责见表1：

表1 本文件主要起草人及工作职责

| 序号 | 姓 名 | 所属单位 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谢庭芳 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 标准文本内容总体审核 |
| 2 | 伍贺东 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 标准文本主要内容编写，规范标准格式 |
| 3 | 梁 爽 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 标准文本主要内容编写，规范标准格式 |
| 4 | 刘立阳 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 标准编制整体工作统筹、组织 |
| 5 | 刘黎波 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 标准编制整体工作统筹、组织 |
| 6 | 马 静 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 标准文本主要内容编写，规范标准格式 |
| 7 | 章怡萌 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 标准文本规范标准格式、对外联络及调研组织协调 |

# （四）主要工作过程

# 1 立项阶段

2024年10月，云南驰宏锌锗股份有限公司向全国有色金属标准化技术委员会提交《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》标准项目建议书、标准草案及立项说明等材料。经专家论证，项目符合行业发展需求，同意立项开展后续工作。

# 2025年04月，根据《关于转发2025年第一批有色金属国行团标准制（修）订项目计划及征集起草单位的通知-有色标委〔2025〕27号》，全国有色金属标准化技术委员会下达《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》有色金属协会推荐性行团体标准的任务，计划标准号为2025-016-T/CNIA，项目周期为18个月，完成期限为2026年9月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

# 2 起草阶段

# 2.1 召开编制组动员大会

项目正式立项后，为保障标准编制工作的专业性、科学性与高效性，第一时间完成标准编制组的组建工作。标准编制组精心集结了跨领域专业人才队伍，成员涵盖冶金工艺、化学分析检测、标准化体系建设等多个核心领域，均具备丰富的行业实践经验与深厚的专业技术积淀，为后续工作的高质量推进奠定了坚实的人才基础。

为确保标准内容的全面性、前沿性与适用性，编制组启动了系统性的资料收集与调研工作。一方面，通过多渠道、全方位收集国内外相关资料，具体包括行业权威研究报告、重点企业生产运行数据、已发布实施的国家及行业相关标准文本、学术研究文献等，对当前湿法炼锌企业锌浮渣回收领域的技术发展现状、行业痛点难点及标准规范缺口进行全面梳理；另一方面，开展针对性调研，选取多家采用不同工艺路线（如干法、干法-湿法）处理锌浮渣的代表性企业，详细了解实际生产中的技术需求、操作难点及标准化诉求，为标准条款的科学设定积累了详实的实践数据支撑。

在完成资料收集与实地调研工作后，编制组定期组织召开内部专题研讨会议，对收集到的各类资料、调研数据进行系统化梳理、深入分析与交叉验证。会议重点围绕标准的核心定位、适用范围、技术指标设定原则、框架体系构建等关键问题展开充分研讨，逐步明确了标准的基本框架、章节结构及各章节核心内容。经过多轮讨论、修改与完善，最终形成《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》标准草案初稿，为后续标准的征求意见、审查定稿等工作奠定了重要基础。

# 2.2  编制征求意见稿

2024年11月，云南驰宏锌锗股份有限公司标准编制组对标准草案初稿进行内部审核与修改，并邀请行业内权威专家召开研讨会，就标准草案的技术内容、工艺流程、质量要求等进行深入讨论。根据专家意见，对标准草案进行完善，明确各项技术指标和要求，形成《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》（征求意见稿）。

2025年05月，云南驰宏锌锗股份有限公司标准编制组在行业内广泛征求意见，收集各单位反馈，进一步优化标准内容，形成《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》讨论稿。

2025年05月，云南驰宏锌锗股份有限公司标准编制组根据《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》讨论稿在山西运城标准会议修编过程中，在会议上通过研讨，再次优化标准内容，形成《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》预审稿（初稿）。

2025年10-11月，云南驰宏锌锗股份有限公司标准编制组在行业内广泛征求意见，收集各单位反馈，进一步优化标准内容，形成《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》预审稿（上会稿）。

2025年12月-2026年01月，云南驰宏锌锗股份有限公司标准编制组根据《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》预审稿（上会稿）在福建厦门标准会议修编过程中，在会议上通过研讨，针对与会专家意见对标准部分内容进行修订，形成《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》送审稿（征求意见稿）。

- 标准编制原则

本标准的制定遵循 “统一性、协调性、适用性、一致性、规范性” 原则，以先进性、科学性、合理性和可操作性为导向，依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行起草。旨在统一湿法炼锌系统锌浮渣回收的技术要求，规范行业操作，提高资源回收利用率，促进铅锌冶炼行业可持续发展。

- 确定内容的主要依据

# （一）主要内容

本标准涵盖湿法炼锌系统锌浮渣回的术语和定义，锌浮渣中元素回收和脱除工艺技术要求，污染控制要求及安全要求等内容。阐述了有价元素回收和有害元素除杂的工艺方法和技术参数，明确了回收过程中的资源利用、环境保护和安全生产要求。

# （二）确定内容的主要原则、依据

# 2.1  编制原则

本文件起草单位自接受《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》编制任务后，成立标准编制组，系统收集国内外相关技术文献、企业生产数据及现行标准规范。充分借鉴铅锌冶炼行业技术发展现状及，并结合湿法炼锌系统锌浮渣特性及行业现状，初步确定了《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

- 合规性与规范性原则

1）法规依据

严格遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国循环经济促进法》等法规，响应《中国制造2025》绿色制造战略及《“十四五”循环经济发展规划》资源高效回收要求。

2）标准框架

严格遵循GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的结构规则，保证标准的规范性和可读性，确保术语定义、技术条款的表述清晰、无歧义。

3）环保合规

污染物排放指标与GB 25466《铅、锌工业污染物排放标准》、GB 18597《危险废物贮存污染控制标准》等国家标准有效衔接。

- 技术先进性与适用性原则

1）工艺先进性

双工艺路线设计：针对锌浮渣特性，区分“干法工艺”（初步筛选→一次风选→球磨→二次风选）和“干法-湿法联合工艺”（球磨筛选-水洗脱氯），适配不同企业设备条件。

关键参数量化：规定球磨细度（-60～80目通过率90%以上）、碱洗脱氯pH（8.0～8.5）、脱氯后液含氯限值（＜200 mg/L）等核心指标，确保技术可操作。

2）资源高效导向

明确锌粒子直接返熔铸回收、含氯物料资源化路径（外售或火法处理），减少原生资源依赖。

要求废水循环利用，严禁外排，降低环境负荷。

- 经济性与安全性原则

1）降本增效

通过规范风选目数（干法工艺要求初步筛选、一次风选、二次风选目数选择范围分别为4～8目、10～20目、60～80目）和球磨参数，降低能耗与金属损耗。

优化含氯废水处理流程，减少辅料消耗（如碱洗渣作为中和剂回用）。

2）风险防控

规定贮存场所安全措施（按GB 18597建设，设置危废警示标志）、操作防护要求（粉尘防护、防锌单质爆炸），规避烫伤、火灾等风险。

4、行业协调性原则

结合国内铅锌冶炼企业的实际生产情况，综合考虑产数不同企业的工艺配置、设备类型和操作条件，确保标准的合理性和实用性：

1）工艺包容性

兼容湿法炼锌企业熔铸工艺，允许企业根据原料氯含量（1～3%）选择干法或联合工艺。

2）指标普适性

设定工艺参数范围（如风选目数区间、球磨细度范围）时，兼顾不同规模企业的设备条件；明确技术指标下限（如脱氯后液含氯＜200 mg/L）以保障基本环保要求；工艺选择逻辑（如按氯含量分段处理）确保技术路线灵活可调。

5、循环经济原则

1）资源闭环设计

锌粒子返回熔铸系统实现金属直接回用；

含氯铜渣外售或生产高品位氧化锌，推动二次资源高值化利用。

2）环境可持续

强制要求废水，废气处理达标（符合GB 31573），固体废物按危废规范处置。

# 2.2  确定标准主要内容的依据

通过对国内外相关技术资料的检索和分析，发现目前针对湿法炼锌系统锌浮渣回收的标准尚属空白。本标准主要依据国内多家铅锌冶炼企业的生产实践数据、技术经验，以及相关科研成果和理论研究进行制定。参考了国内其他有色金属回收标准和相关环保、安全标准，结合锌浮渣的特性，确定了适用于该领域的回收技术要求。

# （三）标准文本的主要内容

1、范围

本部分明确标准的适用范围和技术边界，具体包括：

适用对象：铅锌冶炼企业湿法炼锌系统产生的锌浮渣（感应电炉处理锌电积锌片过程中产生的含锌二次资源，主要含锌、氯两种元素）中有价元素的回收利用。

技术范畴：

有害元素（氯）的脱除工艺及指标；

有价金属（锌）的回收技术路线；

锌浮渣贮存、工艺流程、污染控制及安全要求。

- 规范性引用文件

本章列出标准正文中被引用且执行时不可或缺的国家、行业文件，具体包括：

GB/T 2946  氯化铵

GB 8978  污水综合排放标准

GB 15562.2  环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 25466  铅、锌工业污染物排放标准

GB 25466.1  铅、锌工业大气污染物排放标准

GB 31573  无机化学工业污染物排放标准

3、术语和定义

对“锌浮渣”、“回收”2个专用术语给出定义，便于全文统一理解。

4、锌浮渣中元素回收和脱除工艺技术要求

本部分为核心技术章节，系统规范湿法炼锌系统锌浮渣中有价元素（锌）的回收及有害元素（氯）的脱除工艺，通过双技术路线设计（干法工艺、干法-湿法工艺）、参数精细化控制和资源化路径规划，实现资源高效利用与环保合规。以下分模块详细阐述：

- 4.1 技术路线设计原则

锌浮渣处理工艺以“锌高效回收”和“氯深度脱除”为核心目标，依据原料特性、现场场地、配套水处理工艺、投资等多种因素，可适配两种技术路径，即干法工艺、干法-湿法工艺。

- 4.1.1 锌元素回收工艺

1）回收工艺

锌浮渣中锌元素的回收采用以下两种工艺：

干法工艺：初步筛选-一次风选-球磨-二次风选方式，锌以初步筛选筛上物（大块锌）、二次风选筛上物（锌粒子）形式回收；

干法-湿法工艺：球磨筛选-硫酸浸出/碱洗方式，锌以球磨筛选筛上物形式回收，其余锌以脱氯后液（硫酸浸出方式）或碱洗渣（碱洗方式）回收。

2）化学特性与价值

锌（Zn）在锌浮渣中以ZnO、Zn（单质）、ZnCl2（少量）形式存在。

在干法工艺过程中，锌以ZnO、Zn（单质）存在于初步筛选筛上物（大块锌）、二次风选筛上物（锌粒子）。

在干法-湿法工艺过程中，球磨筛选筛上物中锌以ZnO、Zn（单质）存在，脱氯后液（硫酸浸出方式）中锌以硫酸盐（ZnSO₄）形式存在，碱洗渣（碱洗方式）中锌以Zn(OH)2形式存在存在。

锌主要用于钢材镀锌防腐、制作锌合金，同时应用于电池、橡胶、医药等工业与民生领域。

- 4.1.2 氯元素脱除工艺

1）回收工艺

锌浮渣中氯元素脱除采用以下两种工艺：

干法工艺：初步筛选-一次风选-球磨-二次风选方式，富集氯元素形成的浮渣筛下物，可外售或进行火法处理。

干法-湿法工艺：球磨筛选-硫酸浸出/碱洗方式，富集氯元素：

- 硫酸浸出：以含氯铜渣（外售）和含氯废水（送水处理）方式处理。

- 碱洗：以含氯洗水（送水处理）方式处理。

2）化学特性与价值

氯（Cl）在锌浮渣中以ZnCl2、NH4Cl（少量残留）形式存在。

在干法工艺过程中，氯以ZnCl2、NH4Cl存在于浮渣筛下物。

在干法-湿法工艺过程中：

- 硫酸浸出：含氯铜渣中氯主要以Cu2Cl2方式存在，含氯废水中氯主要以氯离子（Cl-）方式存在。

- 碱洗：含氯洗水中氯主要以氯离子（Cl-）方式存在。

氯元素及其化合物是重要的基础化工原料，广泛应用于化工生产、饮用水与污水处理消毒、稀有金属冶炼、医药合成、日用消杀以及农业农药制备等众多领域。

- 4.2 干法工艺过程及技术要求

4.2.1 工艺流程图概述

锌浮渣干法工艺（图1）通过“初步筛选→一次风选→球磨→二次风选→收尘”五步核心工序，实现锌浮渣中锌粒子的高效回收及氯元素分离。

流程设计以物理分离为主导，通过梯度筛分与风选富集实现锌与氯的解离，同时满足环保排放要求。

4.2.2 分步工艺说明

1）初步筛选

A、目的：分离大块锌直接返熔铸，减少后续处理负荷。

B、工艺过程

将锌浮渣通过自然冷却后，采取初步筛选，筛选出筛上物，即大块锌直接返回锌熔铸进行二次生产（提高熔铸直收率）。

C、技术要求

温度控制≤60℃（防止锌氧化）；

初步筛选筛网目数4～8目。

2）一次风选

A、目的：初步分离锌与含氯杂质，减少球磨负荷。

B、工艺过程

初步筛选的筛下物经10～20目一次风选，一次风选的筛上物（含锌粗粒）返回初步筛选，一次风选的筛下物（细粒）送球磨（干磨）。

C、技术要求

温度控制≤60℃（防止锌氧化）；

一次风选筛网目数10～20目。

3）球磨（干磨）

A、目的：破碎锌-氯包裹体，提升后续风选效率。

B、工艺过程

一次风选的筛下物经球磨（干磨）处理后送二次风选。

C、技术要求

球磨要求-60～80目通过率90%以上；

设备密封防尘，废气经旋风、布袋等收尘处理。

4）二次风选

A、目的：高效分离锌粒子与富氯渣。

B、工艺过程

球磨（干磨）后物料经60～80目二次风选后筛上物，即锌粒子直接返回锌熔铸进行二次生产。

初步筛选的筛下物经10～20目一次风选，二次风选的筛下物（锌粒子）直接返回锌熔铸进行二次生产，二次风选的筛下物（含氯细尘）并入收尘。

C、技术要求

二次风选筛网目数60～80目。

设备密封防尘，废气经旋风、布袋等收尘处理。

5）收尘处理

A、目的：收集粉尘并合规处置富氯渣。

B、工艺过程

初步筛选、一次风选、二次风选进行收尘（旋风、布袋等方式）处理，废气达标排放，收集浮渣筛下物进行处理：

- 火法处理：使用多膛炉、挥发窑、沸腾焙烧炉挥发氯元素；

- 用于生产高品位氧化锌的生产原料；

- 外售。

C、技术要求

废气颗粒物排放应符合GB 25466《铅、锌工业污染物排放标准》等相关规范标准要求。

浮渣筛下物应符合标准5.2.2要求贮存。

4.2.3 关键工艺关联性

1）资源回收闭环

锌粒子直接返熔铸，实现金属循环利用；

浮渣筛下物火法处理或外售，避免资源浪费。

2）环保协同

全程温度控制（≤60℃）减少锌氧化损失；

收尘系统确保废气达标排放，固废合规处置。

4.3 干法-湿法工艺过程及技术要求

4.3.1 工艺流程图概述

干法-湿法联合工艺（图2）通过“球磨筛选及配套收尘→筛下物及烟尘处理（硫酸浸出/碱洗）→脱氯处理（铜渣脱氯/碱洗脱氯）”三步核心工序，实现锌浮渣中锌粒子回收与氯元素深度脱除。

流程设计以物理筛选结合化学脱氯为主导，通过分级处理实现锌高效回收与有害元素控制，确保废水循环利用及环保合规。

4.3.2 分步工艺说明

1）球磨筛选及配套收尘

A、目的：破碎锌浮渣并分级，分离可直接回收的锌粒子，为湿法脱氯提供适宜粒度物料。

B、工艺过程

锌浮渣自然冷却后球磨筛选：

筛选出筛上物：返锌熔铸或直接返回继续球磨筛选；

筛下物及烟尘：送硫酸浸出或碱洗。

C、技术要求

锌浮渣筛选≤60 ℃；

球磨后：筛下物要求-120目通过率80%以上，其余为筛上物；

废气颗粒物排放应符合GB 25466《铅、锌工业污染物排放标准》等相关规范标准要求。

2）筛下物及烟尘处理（硫酸浸出/碱洗）

A、目的：根据含氯特性选择脱氯路径，实现氯元素高效脱除与锌回收。

B、工艺过程

处理方式：

- 硫酸浸出：球磨筛选后含氯较低的筛下物和布袋收尘的烟尘进行硫酸浸出，浸出液送铜渣脱氯处理。

- 碱洗：球磨筛选后含氯较高的筛下物和布袋收尘的烟尘进行碱洗脱氯，含氯废水可循环使用并定期送水处理，脱氯后碱洗渣可作为中和剂使用。

C、技术要求

硫酸浸出：硫酸150-200 g/L，温度70～90 ℃，时间4.0-6.0 h。

碱洗：pH 8.0～8.5，时间1.5～3.0 h。

3）脱氯处理（铜渣脱氯/碱洗脱氯）

A、目的：深度脱除液相中的氯离子，实现废水合规处理与资源回用。

B、工艺过程

脱氯方式：

- 铜渣脱氯：使用铜渣作为脱氯剂对硫酸体系浸出液进行脱氯，产出含氯铜渣外售，脱氯后液返主流程；

- 碱洗脱氯：使用碱液对硫酸体系浸出液进行碱洗脱氯，产出含氯废水根据含氯情况可继续循环使用，并根据含氯情况定期外送水处理，碱洗渣可以作为中和剂使用。

C、技术要求

铜渣脱氯产出的脱氯后液含氯＜200 mg/L；

碱洗脱氯产出的含氯废水循环使用，当达到一定含量时送水处理。

4.3.3 关键工艺关联性

1）资源循环闭环

筛上物（粗锌）直接返熔铸，减少金属损耗；

碱洗渣作为中和剂回用，含氯铜渣外售，推动废物资源化。

2）环保协同

废水闭路循环，杜绝外排污染；

废气收尘系统与脱氯工艺联动，确保氯有害元素达标排放。

5、污染控制要求

强调回收过程中资源循环利用，如处理用水应循环利用，严禁外排。

规定锌浮渣贮存场所的要求，包括选址、水土保持、安全环保等方面，防止在贮存过程中对环境造成污染和安全隐患。

规定回收过程污染物排放、固体废物贮存、生产污水和雨水排放、废水和废气控制、噪声控制等环境要求。

6、安全要求

规定回收过程安全生产责任、人员防护、风险防范等安全要求。

- 运行与管理

为保障《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》的有效实施，企业需建立完善的运行管理体系和全流程监控机制，确保技术规范的落实和持续改进。

# 4.1 管理制度建设

1、责任分工

企业应明确锌浮渣回收相关部门的职责，包括生产、工艺、环保、安全等部门，确保各环节责任到人。

生产部门：负责工艺参数控制及操作执行；

环保部门：监控污染物排放及废水处理合规性；

安全部门：监督操作规范及风险防控措施落实。

2、操作规程

制定详细的锌浮渣回收操作规程，涵盖以下关键环节：

干法工艺：初步筛选、风选、球磨等操作步骤及参数范围（如风选目数、球磨细度）；

干法-湿法联合工艺：球磨筛选、水洗脱氯、废水循环等操作要求；

异常处理：设备故障、工艺波动等突发情况的应急措施。

# 4.2 人员培训与考核

1、培训内容

技术培训：重点讲解标准中规定的工艺参数（如球磨细度-60～80目、脱氯后液含氯＜200 mg/L）、设备操作规范（如风选机、球磨机操作）；

安环培训：强调粉尘防护、高温烫伤预防、锌单质爆炸风险防控等要求。

2、考核机制

通过理论考核和实操评估，确保操作人员熟练掌握标准要求，对不达标人员实施再培训。

# 4.3 过程监控与数据管理

1、实时监测

对关键工艺参数实施在线监测，包括：

干法工艺：风选目数、球磨细度、筛分效率；

湿法工艺：水洗pH（8.0～8.5）、脱氯后液含氯浓度。

涉及样品采集按照频次进行，确保工艺稳定

2、记录与存档

建立完整的生产记录档案，包括：原料锌浮渣成分分析报告、工艺运行日志（如球磨时间、风选参数）、环保检测数据（废水含氯量、废气排放浓度）、产品（如锌、氯）质量检验结果。

3、数据分析

定期对生产数据进行分析，识别工艺偏差，优化参数设置（如调整碱洗时间、强化pH以提高脱氯效率率）。

# 4.4 持续改进

1、技术优化

根据实际运行情况，逐步优化工艺流程，例如：引入自动化控制系统减少人为误差；改进干法风选流程以提升锌粒子回收率。

2、设备维护

定期检修关键设备（如如球磨机、收尘系统），确保其符合标准规定的工艺性能要求和废气排放要求。

- 预期达到的社会效益

# 5.1 行业规范化发展

本标准的实施将推动湿法炼锌系统锌浮渣回收技术的统一化，解决当前企业间工艺差异大、操作不规范的问题。通过明确干法工艺（初步筛选-风选-球磨-风选）和干法-湿法联合工艺（球磨筛选-水洗脱氯）的技术路径及关键参数（如球磨细度-60～80目、脱氯后液含氯＜200 mg/L），引导企业建立标准化生产模式，淘汰落后产能，提升行业整体技术水平。

# 5.2 资源高效利用

1、提升金属回收率

规范锌粒子直接返熔铸回收流程，减少锌金属损失，锌回收率提升至90%以上；

推动含氯物料资源化利用（如外售生产高品位氧化锌或火法处理），降低原生锌矿依赖。

2、循环经济闭环

强制要求废水循环利用（如碱洗废水闭路循环），实现“零排放”；

碱洗渣作为中和剂回用，减少辅料消耗，形成资源高效循环链。

# 5.3 环保与安全提升

1、污染防控

通过规范贮存场所要求（按GB 18597建设）和污染物排放限值（符合GB 25466），减少含氯废水、粉尘对环境的污染；

收尘系统（布袋收尘）和脱氯工艺（水洗/铜渣脱氯）有效控制氯等有害元素释放。

2、风险降低

明确高温烫伤、锌单质爆炸等风险防控措施，提升作业安全性。

# 5.4 经济效益与社会责任

1、降本增效

标准化操作可降低能耗与金属损耗，同步降低吨锌生产成本；

减少环保处罚风险，降低企业合规成本。

2、绿色转型

响应《中国制造2025》绿色制造战略，推动铅锌冶炼行业可持续发展；

为从业人员提供安全操作规范，履行企业社会责任。

# 5.4 国际竞争力提升

通过技术标准化，推动国内冶炼工艺与国际先进水平接轨，增强中国锌冶炼技术在国际市场的话语权，助力“一带一路”资源合作项目的高质量实施。

- 项目先进性、创新性及经济和社会效益

本项目在国内率先制定湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求标准，填补了行业空白。创新地整合现有技术，结合锌浮渣自身特点，制定出一套科学合理的回收技术规范，具有较强的针对性和实用性。通过实施本标准，企业能够提高有价元素回收率，降低生产成本，增加经济效益。同时，减少环境污染，具有显著的社会效益和环境效益。推动企业技术创新和设备升级，提升行业整体技术水平，增强行业可持续发展能力。合我国现行法律、法规要求，与相关强制性国家标准无冲突。在制定过程中，充分考虑了现有国家标准和行业规范，如 GB 8978《污水综合排放标准》、GB 16297《大气污染物综合排放标准》、GB 18597《危险废物贮存污染控制标准》等，确保

- 与有关现行法律、法规、强制性国家标准的关系

本标准符标准的技术内容和要求与现行标准体系相协调，为行业发展提供有效的技术支撑。

- 标准中涉及专利和知识产权说明

本文件不识别任何专利或知识产权。在标准制定过程中，充分参考了行业内已有的技术成果，但未涉及特定专利技术的使用和侵权问题。若企业在实施标准过程中采用相关专利技术，应确保依法取得专利使用权。

- 重大分岐意见的处理经过和依据

在标准制定过程中，编制组通过广泛征求意见、组织专家研讨等方式，充分收集各方观点。针对不同意见，编制组进行深入分析和讨论，依据行业生产实践数据、科研成果和相关标准规范，综合权衡各方利益，寻求最佳解决方案。在有价元素回收工艺选择、有害元素除杂指标确定等关键问题上，经多次沟通协商，达成一致意见，确保标准的科学性和实用性。

- 废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，目前不存在与之冲突的现行标准，因此无废止现行有关标准的建议。随着行业发展，若出现与本标准重复或矛盾的标准，应根据实际情况进行评估和调整，以保证标准体系的一致性和有效性。

- 其他应予说明的事项

本标准在制定过程中，充分考虑了湿法炼锌系统锌浮渣回收工艺的多样性和复杂性。由于不同企业的生产条件和设备差异，在实际应用中，企业可根据自身情况对标准内容进行适当调整和优化，但应确保回收效果和质量符合标准要求。标准编制组将持续关注行业技术发展动态，根据实际应用反馈，适时对标准进行修订和完善，以适应行业发展需求。

《湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求》

标准编制组

2026年03月05日