T/CNIA xxxx—20XX

T/CNIA xxxx—20XX


T/CNIA XXXX-20XX
团     体    标    准

湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求

Technical requirements for zinc dross recovery

from zinc hydrometallurgy system

（送审稿）
20XX-xx-xx发布                              20XX一xx一xx实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由工业和信息化部节能与综合利用司、中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。
本文件起草单位：云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、昆明有色冶金设计研究院股份公司、昆明冶金研究院有限公司、矿冶科技集团有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、河南豫光锌业有限公司、东北大学。

本文件主要起草人：……、……。
湿法炼锌系统锌浮渣回收技术要求
范围
本文件规定了湿法炼锌系统所锌浮渣回收的术语和定义，锌浮渣中元素回收和脱除工艺技术要求，污染控制要求及安全要求等内容。

本文件适用于湿法炼锌企业锌浮渣中有价元素的回收。

规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2946  氯化铵
GB 8978  污水综合排放标准

GB 15562.2  环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场

GB 16297  大气污染物综合排放标准
GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 25466  铅、锌工业污染物排放标准

GB 25466.1  铅、锌工业大气污染物排放标准
GB 31573  无机化学工业污染物排放标准

术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
锌浮渣 zinc dross
使用感应电炉处理锌电积锌片过程中产生的中间产物，含有锌、氧、氯等元素，是一种重要的含锌二次资源。

回收 recovery 

对锌浮渣进行处理，将其中的有价元素进行分离再利用的过程。
锌浮渣中元素回收和脱除工艺技术要求

锌浮渣中元素回收和脱除技术
锌元素

锌浮渣锌元素回收，应采用干法工艺，即初步筛选-一次风选-球磨-二次风选方式回收锌元素；或采用干法-湿法工艺，即球磨筛选-硫酸浸出/碱洗方式回收锌元素。
氯元素

锌浮渣中氯元素的处理，应采用干法工艺，即依次经过初步筛选、风选、球磨、再次风选，富集氯元素形成的浮渣筛下物，可外售或进行火法处理；或干法-湿法工艺，即先通过球磨筛选，再进行水洗；含氯水洗液送废水处理。

干法工艺过程及技术要求

工艺过程

干法工艺流程图，见图1所示。


[image: image1.emf]锌浮渣

初步筛选

筛下物 筛上物

一次风选

二次风选

收尘 筛上物

（ 锌粒子 ）

浮渣筛下物 废气

（ 大块锌 ）

球磨 （ 干磨 ）

筛上物

（ 含锌粗粒 ）

筛下物

（ 细粒 ）


图1 干法工艺流程图
初步筛选

锌浮渣自然冷却后初步筛选，筛选出筛上物，即大块锌直接返回锌熔铸进行二次生产。
一次风选

锌浮渣经初步筛选后的筛下物，进行一次风选，筛下物送球磨处理，筛上物返回初步筛选。

球磨

一次风选筛下物经球磨处理（干磨）后送二次风选。

二次风选

二次风选后筛上物，即锌粒子直接返回锌熔铸进行二次生产。
收尘

初步筛选、一次风选、二次风选进行收尘（旋风、布袋等方式）处理，废气达标排放，收集浮渣筛下物进行处理：

火法处理：使用多膛炉、挥发窑、沸腾焙烧炉挥发氯元素；

用于生产高品位氧化锌的生产原料；

外售。

技术要求

锌浮渣筛选≤60 ℃；

初步筛选、一次风选、二次风选目数选择范围分别为4～8目、10～20目、60～80目。

球磨要求-60～80目通过率90%以上。

干法-湿法工艺过程及技术要求

工艺过程

干法-湿法工艺流程图，见图2所示。


[image: image2.emf]锌浮渣

球磨筛选

筛上物

筛下物

硫酸浸出

浸出液

（ 返主流程 ）

铜渣

含氯铜渣

铜渣脱氯

含氯废水

（ 外售 ） （ 送水处理 ）

布袋收尘

烟尘

脱氯后液

碱洗

含氯洗水

碱洗渣

（ 送中和作中和剂 ） （ 定期送水处理 ）

返熔铸

a） b）


图2 干法-湿法工艺原流程图

球磨筛选

锌浮渣自然冷却后球磨筛选，筛选出筛上物返锌熔铸或直接返回继续球磨筛选，筛下物及烟尘可送硫酸浸出或碱洗。
筛下物及烟尘处理
处理方式：

硫酸浸出：球磨筛选后含氯较低的筛下物和布袋收尘的烟尘进行硫酸浸出，浸出液送铜渣脱氯处理。

碱洗：球磨筛选后含氯较高的筛下物和布袋收尘的烟尘进行碱洗脱氯，含氯废水可循环使用并定期送水处理，脱氯后碱洗渣可作为中和剂使用。

脱氯

脱氯方式：

铜渣脱氯：使用铜渣作为脱氯剂对硫酸体系浸出液进行脱氯，产出含氯铜渣外售，脱氯后液返主流程；

碱洗脱氯：使用碱液对硫酸体系浸出液进行碱洗脱氯，产出含氯废水根据含氯情况可继续循环使用，并根据含氯情况定期外送水处理，碱洗渣可以作为中和剂使用。

收尘

球磨筛选进行布袋收尘处理，废气达标排放，收集烟尘与筛下物合并直接送硫酸浸出或碱洗处理。
技术要求

锌浮渣筛选≤60 ℃。

球磨后：筛下物要求-120目通过率80%以上，其余为筛上物。

筛下物处理：
硫酸浸出：硫酸150-200 g/L，温度70～90 ℃，时间4.0-6.0 h。
碱洗：pH＞8.0，时间1.5～3.0 h。
铜渣脱氯产出的脱氯后液含氯＜200 mg/L；碱洗脱氯产出的含氯废水循环使用，当达到一定含量时送水处理。

污染控制要求
资源

回收过程中涉及处理用水应循环利用或含氯废水处理达标后方可排放。

环境

回收过程污染物排放应符合GB 16297、GB 25466、GB 25466.1的要求。

回收过程贮存场所应符合下列要求：
不得在江河、湖泊、建成水库、饮用水源地及河道管理范围内布设堆放场所；
堆放场所应有一定水土保持措施，防止新的水土流失；
堆放场所应考虑必要的安全、环保措施；

按照GB 18597要求进行设计建设。

场所入口处及各贮存分区需设置符合GB 15562.2规定的危险废物警示标志。

回收过程生产污水、初期雨水的排放应符合GB 8978的要求。

回收过程产生的废水、废气应符合GB 31573的要求。

回收过程中有声源产生的噪声应符合GB 12348的要求。
安全要求

锌浮渣回收应符合下列安全要求：
回收生产企业应明确安全生产责任人，配备从业人员职业健康安全防护措施，进行人员岗前技术及安全责任培训。

回收全过程中应关注及采取有效措施（如定期检查等），如避免所产锌浮渣因高温，聚集热量而引起的烫伤、火灾等风险；球磨过程避免锌单质爆炸，操作人员注意粉尘防护。
_________________________________
发布





中国有色金属工业协会


中 国 有 色 金 属 学 会    





中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 


中国国家标准化管理委员会





发布





ICS 77.120


CCS H 60











6

_1234567890.vsd
�

锌浮渣


初步筛选


筛下物


筛上物


一次风选


筛下物
（细粒）


筛上物
（含锌粗粒）


浮渣筛下物


球磨（干磨）


二次风选


收尘


筛上物


（锌粒子）


废气


（大块锌）



_1234567891.vsd
�

锌浮渣


球磨筛选


筛上物


筛下物


硫酸浸出


浸出液


（返主流程）


铜渣


含氯铜渣


铜渣脱氯


碱洗


b）


含氯洗水


含氯废水


碱洗渣


（外售）


（送水处理）


布袋收尘


烟尘


脱氯后液


（送中和作中和剂）


（定期送水处理）


返熔铸


a）



