| ICS | 77.120.60 |
| --- | --- |
| CCS | H01 |

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—202X

锌及锌合金术语

Terms and definition on zinc and zinc alloys

| （讨论稿） |  |
| --- | --- |

XXXX- XX - XX发布

XXXX- XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

目  次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 一般术语和定义	1

3.2 锌及锌合金冶炼工艺及产品	2

3.3 锌及锌合金加工工艺及产品	5

3.4 锌再生	11

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位：安徽九华新材料股份有限公司、苏州市祥冠合金研究院有限公司、上海大学材料科学与工程学院、云南驰宏锌锗股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、鑫联环保科技股份有限公司、广西梧州市永鑫环保科技有限公司。

本文件主要起草人：……、……、。

锌及锌合金术语

范围

本文件规定了锌及锌合金、锌再生生产方法、精炼工艺、加工工艺和处理工艺的术语及定义。

本文件适用于锌及锌合金产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5611  铸造术语

GB/T 13589-2007  锌及锌合金块状废料

GB/T 21651-2018  再生锌及锌合金锭

术语和定义

一般术语和定义

    - 合金 alloy

由基体金属元素和合金元素组成并含有杂质的金属物质。

    - 基体金属元素 basic metallic element

合金中质量占支配地位的金属元素。

    - 合金元素 alloying element

为使金属具有某些特性，加入金属或保留在基体金属中的金属元素或非金属元素。

    - 杂质 impurity

存在于金属中的，但并非有意加入或保留的金属元素或非金属元素。

    - 中间合金 master alloy

作为添加料加入熔融金属中，用以调节或控制化学成分的合金。

    - 锌液 zinc melt

熔化状态的锌金属液体。

    - 锌合金 zinc alloy

以锌为基础加入其他元素组成的合金，常加的合金元素有铝、铜、镁、镉、铅、钛等。

    - 锌再生 regeneration of zinc

对废旧或废弃的锌制品、锌废料等含锌物料中锌的再利用过程。

锌及锌合金冶炼工艺及产品

### 锌冶炼

    - ISP法炼锌（鼓风炉炼锌法）ISP process (blast furnace zinc smelting)

ISP法炼锌是鼓风炉炼锌法的简称。锌铅硫化精矿经过焙烧脱硫并烧结成块，烧结块配入焦炭，加入鼓风炉中进行热风还原熔炼，从炉子顶部溢出的锌蒸汽经铅雨冷凝器收集分离产出金属锌的炼锌方法。

    - 竖罐法炼锌vertical retort zinc smelting

锌团矿在竖井式蒸馏罐内，利用碳质还原剂，在高于锌沸点(1179K)的温度下进行还原熔炼，产出的锌蒸气被冷凝成液态锌的熔炼方法。

    - 电热法炼锌 electrothermal zinc smelting

以电能为热源直接加热含锌炉料连续还原蒸馏出金属锌的锌熔炼方法。

    - 常规法浸出炼锌 zinc leaching

锌焙砂先采用中性浸出（终点PH值约5.0~5.2），中性浸出的浓缩底流再经过酸性浸出（终点硫酸含量约1~5g/l），酸性浸出渣经过火法冶金过程使锌还原挥发出来，变成氧化锌再进行湿法处理的炼锌方法。

    - 热酸浸出黄钾铁矾法炼锌 zinc smelting by hot acid leaching of jarosite

锌焙砂先经中性浸出（终点PH值约5.0~5.2），中性浸出的浓缩底流再经过弱酸浸出（终点PH值约1.5~2），弱酸浸出的浓缩底流再经过高温高酸浸出（温度＞90℃，硫酸约50~60g/l），溶液中的铁以铁矾沉淀的方式除去的炼锌方法。

    - 热酸浸出针铁矿法炼锌 zinc smelting by hot acid leaching of goethite

锌焙砂先经中性浸出（终点PH值约5.0~5.2），中性浸出的浓缩底流再经过弱酸浸出（终点PH值约1.5~2），弱酸浸出的浓缩底流再经过高温高酸浸出（温度＞90℃，硫酸约50~60g/l），溶液中的铁以针铁矿沉淀的方式除去的炼锌方法。

    - 热酸浸出赤铁矿法炼锌 zinc smelting by hot acid leaching of hematite

锌焙砂先经中性浸出（终点PH值约5.0~5.2），中性浸出的浓缩底流再经过弱酸浸出（终点PH值约1.5~2），弱酸浸出的浓缩底流再经过高温高酸浸出（温度＞90℃，硫酸约50~60g/l），溶液中的铁以赤铁矿沉淀的方式除去的炼锌方法。

    - 氨法炼锌 zinc smelting by the ammonium method

含锌物料中的锌采用氨水等络合溶剂浸出，溶液经净化、电解沉积后得到金属锌的炼锌方法。

    - 碱性浸出炼锌 alkaline leaching

含锌物料中的锌采用氢氧化钠等碱性溶剂浸出，经电解沉积后得到金属锌的炼锌方法。

    - 萃取法炼锌 extraction

从含锌溶液中采用萃取的方式进行提纯，经电解沉积后得到金属锌的炼锌方法。

    - 富氧压力浸出炼锌 oxygen-enriched pressure leaching

硫化锌精矿在压力反应釜中通入纯氧在一定的压力下，直接浸出得到硫酸锌溶液和单质硫，硫酸锌溶液经过除铁、净化、电解沉积得到金属锌的炼锌方法。

    - 电解沉积 electrodeposition

用铝板作为阴极、铅银合金或钛材等作为不溶阳极，在直流电作用下，含锌溶液中锌离子被还原沉积在阴极上得到金属锌的过程。

    - 精馏fine distillation

利用金属锌和铅、镉、铁、锡等杂质的沸点和蒸汽压不同，交替进行多次蒸发与冷凝除去杂质得到金属锌的过程。

    - 电解精炼 electrolytic refining

将粗锌或含锌较高的金属铸成阳极，利用铝板、合金板等作为阴极，在酸性或络合物体系中，在直流电作用下，阳极锌溶解，阴极析出金属锌的过程。

    - 区域熔炼 zone melting

靠局部加热使金属上出现一个狭窄熔区，并将此窄熔区缓慢移动，利用杂质在固相与液相间的溶解度差异，利用在熔化和凝固过程中控制杂质分布的技术来制备高纯度金属。

### 锌合金熔炼

    - 合金化 alloying

使锌和需加入的合金元素熔化并融为一体，经过物理化学过程，在凝固时形成固溶体或金属间化合物的合理配合，使之具有新的性能的一种金属材料。

    - 精炼 refinement

是通过各种手段将熔体中的夹杂物和气体清除掉的工艺操作,目的是使熔体纯净。

    - 精炼剂 refiner

含有组元在高温下极易分解，生成的气体易与氢反应，且与夹渣吸附力强，并迅速从熔体中逸出。其它组元兼有清渣剂作用。

    - 晶粒细化剂 grain refiner

金属熔体凝固时，可以优化金属晶体结构,使其晶粒变得更加细小和均匀的物质。

    - 变质剂 modificator

在金属液中形成大量分散的非自发晶核，使金属结晶时的晶核形核率增加或速率降低，从而获得细小的铸造晶粒的物质。

    - 偏析 segregation

合金中各组成在凝固过程出现结晶分布不均匀的现象。

### 锌及锌合金产品

    - 锌锭 zinc ingot

具有一定形状的锌金属铸造产品。

锌粉 zinc powder

金属锌含量不低于88%，粒度分布为30μm-200μm的金属粉末。

    - 锌粒 zinc particle

锌粒是一种以金属锌为主要成分的微小颗粒，一般粒度为0.1mm~5mm，一般采用湿法冶金、气话冶金、雾化法或破碎法生产。

    - 锌棒 zinc bar

由锌制成的固态棒状材料，沿其长度方向，横截面均匀的实心加工产品。

    - 压铸锌合金 die casting zinc alloy

以锌为基体，铝为主要合金元素，以铜、镁为辅的多元化合金。

    - 热镀锌 hot-dip zinc

用于热浸镀的锌锭或锌板。

    - 电镀锌 electroplated zinc

用于电镀的锌锭或锌板。

    - 热镀锌合金 hot-dip zinc alloy

用于热镀涂层的锌合金。

    - 电镀锌合金 electroplated zinc alloy

用于电镀涂层的锌合金。

锌及锌合金加工工艺及产品

### 镀用锌及锌合金

#### 镀用锌及锌合金工艺

    - 热镀 hot dip

将被镀件浸入到熔融的锌或锌合金液体中使其表面形成锌或锌合金镀层的一种工艺。

    - 电镀 electroplating

利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层锌或锌合金镀层的过程。

    - 化学镀 electro less plating

在零件表面通过电化学还原并沉积金属锌或锌合金镀层的方法。

    - 金属喷镀 metal spraying

在高真空下使经过处理的零件表面敷上一层很薄的锌或锌合金膜的过程。

    - 钝化 passivation

将工件表面经强氧化剂或电化学方法氧化处理，使表面变为不活泼态的过程。

    - 活化 activation

表面有钝态向活化态的转变过程。

    - 脱膜 stripping

除去金属表面阳极氧化膜的过程。

    - 喷砂 sand blasting

通过压缩空气将砂粒高速喷射到工件的表面上，以清除工件表面的氧化皮和粘附物的过程。

    - 喷丸shot peening

利用抛丸器或喷嘴将钢丸高速射向工件表面，以清除工件表面的氧化皮和粘附物的过程。

#### 镀用锌及锌合金产品

    - 镀层 coating

为了装饰或防腐，通过热镀或电镀工艺，在工件表面镀的一层或多层材料。

    - 热镀纯锌镀层hot-dip pure zinc coating

将经过预处理的钢带浸入熔融锌液中所得到的镀层。

注：熔融锌液中锌含量应不小99%。

    - 电镀纯锌镀层electroplated pure zinc coating

通过电镀法生产的由纯锌组成的镀层，镀层不含任何对粘结剂结合力或涂漆性。

    - 热镀锌铁合金 hot-dip zinc iron alloy coating

将经过预处理的工件浸入熔融锌-铁合金溶液中所得到的锌-铁合金镀层。

    - 热镀锌铝合金 hot-dip zinc aluminum alloy coating

将经过预处理的工件浸入熔融锌-铝合金溶液中所得到的锌-铝合金镀层。

    - 热喷涂锌和锌合金 warm spraying zinc and zinc alloy

在钢构件表面热喷涂锌和锌合金，使钢构件表面形成一个特殊的保护层。

### 铸造锌合金

#### 铸造工艺

GB/T 5611中界定的术语和定义适用于本文件。

#### 铸造锌合金产品

    - 锌铝合金 zinc aluminum alloy

以锌、铝两种元素为主，铜、镁为辅的多元化合金。

    - 锌铜合金 zinc copper alloy

以锌、铜两种元素为主的锌合金。

    - 锌铝铜合金 zinc aluminum copper alloy

以锌为基体，添加一定数量的铝、铜和少量的镁，组成一种多元化合金。

    - 高铝锌合金 high aluminum zinc alloy

以锌、铝两种元素为主，其中铝元素含量大于30%，铜、镁为辅的多元化合金。

    - 锌合金铸件 zinc alloy castings

用各种铸造方法获得的锌合金成型物件。

    - 锌合金压铸件 zinc alloy die castings

使用高压压铸装备通过压力铸造方式生产的锌合金铸件。

    - 锌合金成形模 zinc alloy forming die

含有少量铝、铜和微量镁组成的锌合金型腔模具。

    - 锌合金冲裁模 zinc alloy blanking die

以冲裁代替机械加工制造的锌合金冲裁模具。

    - 减振锌合金 vibration dampening zinc all

具有良好减振性能的锌基合金，主要以锌-铝合金为主，该合金质量轻，强度高，低频下阻尼性能好。

    - 耐磨锌合金 wear resistance zinc alloy

具有良好耐磨性能的锌基合金，主要以锌-铝-铜合金为主，该合金多用作转速慢承载轴承、轧机轴承使用。

    - 电池锌饼 battery zinc sheet

用于制造锌-锰干电池负极整体用的锌筒坯料。

    - 牺牲阳极锌合金 sacrificial anode zinc alloy

在适用于温度低于50℃和电阻率小于150Ω·M的海水、淡海水、土壤等电解质中的金属构件阴极保护用牺牲阳极材料中，通过在锌、铝、镉合金中添加铟、锡、硅、镁、钛等合金元素和适当的冶炼工艺，研制成作为电位较负的金属构件，并与被保护的一般为钢结构的金属构件构成宏观腐蚀电池。

### 变形锌合金

#### 变形工艺

    - 成型 forming

使金属不需要发生质量改变而转变成所需形状的过程。

    - 塑性成型 plastic forming

使金属在外力（通常是压力）作用下产生塑性变形，以获得所需形状、尺寸、组织和性能的制品的过程。

    - 拉拔 drawing

将金属坯料从模孔中拉拔出来，以减少它的横截面，使其产生加工硬化的过程。

    - 挤压 extrusion

对挤压筒中的锭坯施加压力，使其通过模具的空隙成型为产品的过程。

    - 轧制 rolling

金属通过轧辊使其横截面减少的过程。

    - 永久变形 permanent set

在完全卸除产生应变的力之后保留的塑性变形。

    - 热加工 hot working

金属在不产生加工硬化的某温度范围内发生塑性变形的过程。

    - 冷加工 cold working

金属在产生加工硬化温度下发生塑性变形的过程。

    - 加工硬化 strain hardening

经过塑性成型改变金属的组织结构，使金属的强度和硬度提高，而塑性通常有所下降的现象。

    - 精整 finishing

将已成形的制品矫正成所需的形状和尺寸的过程。

    - 压光 skin pass

对薄板或带材作轻微的冷轧，以改善表面光洁度的过程。

    - 纵切／分切 slimming

利用旋转的剪刀将带材切成两个或多个宽度规格的卷材的过程。

    - 切边 trimming

将半成品边缘的多余金属切除的过程。

    - 剪切／锯切 shearing/sawing

通过闸刀或锯片对金属进行分割的过程。

#### 热处理工艺

    - 热处理 heat treatment

金属工件通过加热、保温和冷却的手段，获得预期的组织和性能的过程。

    - 均匀化 homogenizing

将金属铸锭加热到某一高温并保温一段时间，以消除或减少偏析及残余应力、改善后续变形成形性的热处理。

    - 淬火 quenching

将金属加热到单相区温度并保温一定时间，以充分固溶金属中可溶组分，然后快速冷却的过程。

    - 固溶热处理 solution heat treatment

将锌合金加热到某一适当温度，并在此温度保温，使可溶组分充分进入固溶体中，随后淬火，使可溶组分以过饱和状态保留在固溶体中的热处理。

    - 退火 annealing

通过加热发生回复或再结晶以消减金属塑性加工产生的加工硬化，或使基体中沉淀强化相粗化，从而使金属软化的热处理。

    - 快速退火 flash annealing

通常在连续热处理炉中通过快速加热来进行的退火处理，如果有需要的话，可在适当的温度下作短暂停留。

    - 不完全退火 partial annealing

使冷加工产品的强度降低到控制指标，塑性增加，但产品并未完全软化的退火处理。

    - 再结晶退火

金属加热至再结晶温度以上，保温一定时间后冷却，使工件发生再结晶，从而消除加工硬化的退火处理。

    - 沉淀退火 precipitation annealing

为获得理想的塑性和抗腐蚀性能等特性，通过沉淀析出或使沉淀强化相发生粗化的方式，对热处理可强化合金产品进行的退火处理。

    - 超时退火 super annealing

对热处理可强化合金产品进行退火后，经过一个缓慢可控速度冷却，使其具有最大的塑性和最小的自然时效趋势的退火处理。

    - 时效 aging

锌合金工件经固溶处理，从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后，放置时保持其形状、尺寸，性能随时间而变化的热处理。

    - 自然时效 natural aging

通过过饱和固溶体中可溶组分在室温下脱溶，使锌合金强化的热处理。

人工时效 artificial aging

通过过饱和固溶体中可溶组分在加热时的快速脱溶，使锌合金强化的热处理。

    - 沉淀处理 precipitation treatment

在室温以上，使锌合金中的组分以可控制的形式从过饱和固溶体中沉淀析出的热处理。

    - 回归处理 regression treatment

将经时效硬化的锌合金快速加热到较高温度，短时保温后快速冷却至室温，使该锌合金恢复了新淬火状态的热处理。

    - 脱敏处理 desensitization treatment

为降低晶间腐蚀敏感性而对某些热处理不可强化锌合金进行的高温热处理。

    - 稳定化 stabilizing

促使产品的尺寸、力学性能、组织结构或内应力在使用时能够保持稳定的热处理。

    - 热应力释放 stress relieving thermal treatment

通过热处理降低工件内应力的过程。

    - 消减应力 stress relief

通过低温回火或低温退火方法减少产品残余应力的过程。

#### 变形合金产品

    - 超塑锌合金 superplastic zinc alloy

具有超塑性的锌基合金，延伸率超过1000%，同时具有很小的流变应力、高的应变速率敏感性指数、良好的组织可处理性。

    - 轧制锌合金 rolled zinc alloy

用于轧制的一类锌基合金，主要元素铜含量0.08%-1%，钛含量0.06%-0.2%，铝含量最大为0.015%，余量为锌，塑性较好。

    - 锌及锌合金线 zinc and zinc alloy wire

以锌和锌合金线坯为原料通过拉拔而得到的成盘的线制品，在各工业部门及镀锌锌板生产中用作喷镀锌及原材料。

    - 电池锌板和锌带 battery zinc plate and strip

用于制造锌-锰干电池负极焊接用的一种锌合金板材和带材。

    - 锌板、锌带 zinc plate, zinc strip

厚度均匀且范围在0.1mm-1.2mm轧制的锌合金产品。

### 其他

    - 高纯锌 high purity zinc

锌含量在99.999%-99.9999%（5N-6N）范围内的金属锌。

    - 超高纯锌 ultra-high purity zinc

锌含量不低于99.99999%（7N）的金属锌。

    - 锌粉 zinc powder

锌含量不低于88%，粒度分布为30μm-200μm的金属粉末。

锌再生

### 锌再生工艺

    - 烟化富集 fuming enrichment

将锌以气态单质、化合物形式挥发，经过冷却凝固的富集的过程。

    - 溶剂萃取富集 enriching by solvent extraction

利用物质由一个液相转移到另一个液相来实现混合物的分离富集过程。

    - 吸附富集 adsorption enrichment

流体中某一组分或多个组分在固体表面处产生积蓄的富集过程。

    - 常规酸浸电积法提锌 zinc leaching + electrodeposition

再生锌原料经过富集除杂后的氧化锌焙砂或次氧化锌粉，及锌冶炼浸出渣等再生锌原料用常规的硫酸浸出—净化—电解沉积—金属锌的工艺方法。

    - 氨法提锌 zinc smelting by the ammonium method

再生锌原料采用氨水等络合溶剂浸出—净化—电解沉积—金属锌的工艺方法。

    - 电炉炼锌+火法精馏 electrothermal zinc smelting+distillation

再生锌原料富集除杂得到氧化锌焙砂后采用电炉还原熔炼得到粗锌，再经火法精馏后得到99.996%以上金属锌的工艺方法。

    - 锌退镀 zinc coating stripping

退除锌合金工件表面镀层、保留锌合金原有成分的过程。

    - 重熔 reheating

金属物料二次熔化的过程。

### 再生锌原料

    - 再生锌原料 reusable zinc materials

区别于在自然界中天然存在的锌矿物的含锌物料。

注：再生锌原料包括五类，第一类是锌伴生铅矿、铜矿以及铁矿在提炼铅、铜、铁的生产过程中产生的含锌物料，例 如炼铅炉渣、铜烟灰、电炉灰、高炉瓦斯灰(泥)。第二类是含锌产品在使用过程中产生的含锌废料，包括利用热镀锌合金进行钢材的防腐蚀热镀时产生的镀锌灰、渣，利用锌电镀时产生的电镀泥，利用铸造用锌合金锭压制成品时产生 的含锌料渣等。第三类是报废的含锌终端消费品，例如黄铜合金、铸造合金制品、干电池壳及镀锌废钢在回收冶炼过程中钢铁镀锌层的锌以气态挥发随烟气进入收尘系统被收集下来的烟尘。第四类是含锌物料经过火法处理得到的粗制氧化锌，例如浸出渣经过挥发窑处理产出的次氧化锌、多膛炉除氟氯过程中产生的锌灰等。第五类是锌及锌合金制品在制造过程中产生的水口料、块料、屑料、锌灰、锌渣等。

    - 再生锌焙砂 regenerated zinc calcine

再生锌原料经火法富集并高温焙烧除杂后得到的以氧化锌为主的粒状物。

    - 锌及锌合金块状废料  zinc and zinc alloys fragment scraps

锌及锌合金、冶炼、加工过程以及报废产生的块料。

    - 锌及锌合金屑料 zinc and zinc alloys filings

锌及锌合金材料经车削、钻铣、打磨等机加工方式产生的屑料。

    - 锌及锌合金灰渣 zinc and zinc alloy clinker

锌合金冶炼、加工等过程中产生的锌灰和渣。

### 锌再生产品

    - 再生锌 regenerated zinc

从废旧或废弃的锌制品、锌废料和其他含锌物料中回收提取锌的过程。

    - 再生锌锭 regenerated zinc ingots

采用各种再生锌原料（占比不低于70%）经冶炼而得到的锌锭。

    - 再生锌合金锭 regenerated zinc alloy ingots

    - 利用再生锌锭或锌合金二次物料产出锌合金。

    - 再生电炉粗锌 electric furnace Crude zinc

再生锌焙砂采用电炉还原熔炼得到的锌锭。