| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CNIA. 点击此处添加CCS号 |

中国有色金属行业协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

氧化锌精矿

Zinc Oxide Concentrate

2026年1月

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国有色金属行业协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国有色金属工业协会并归口提出。

本文件起草单位：XX

本文件主要起草人：

氧化锌精矿

范围

本文件规定了氧化精矿的要求、试验方法、检验规则、包装、运输、质量预报单及合同(或订货单)内容。

本文件适用于氧化锌矿石经浮选而制得的氧化锌精矿，供炼锌用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4372.1 直接法氧化锌化学分析方法第1部分:氧化锌量的测定Na2EDTA 滴定法

GB/T 8151（所以部分）锌精矿化学分析法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14261 散装浮选锌精矿取样、制样方法

GB 20424 重金属精矿产品中有害元素的限量规范

GB 20664 有色金属矿产品的天然放射性限值

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

氧化锌精矿Zinc Oxide Concentrate

氧化锌精矿是由氧化锌矿含锌在4%以下，含硫小于1%以下的矿石经破碎、球磨、泡沫浮选等工艺生产出含锌达到20%以上氧化锌精矿。氧化锌精矿是生产金属锌、锌化合物等的主要原料。

  - 要求

    - 产品分类：锌精矿按化学成分分为一级品、二级品、三级品。

    - 化学成分：锌精矿中的Cd、Hg含量应GB20424的规定，其余化学成分应符合表1的规定。

氧化锌精矿的化学成分

| 品级 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu | Pb | Fe | As | SiO2 | S |
| 一级 | 30 | 0.01 | 0.8 | 6.0 | 0.10 | 4.5 | 2.0 |
| 二级 | 25 | 0.02 | 1.1 | 8.0 | 0.15 | 5.5 | 2.5 |
| 三级 | 20 | 0.10 | 1.5 | 10.0 | 0.2 | 6.0 | 3.0 |

氧化锌精矿中的Ag应报出数据。

氧化锌精矿中天然放射性限值应符合GB 20661的规定。

氧化锌精矿中氟、氯、锑、锡、钴、镍、锗、铊等的含量要求由供需双方商定。

氧化锌精矿中水分(质量分数)应不大于12%，冬季应不大于8%。

氧化锌精矿中不应混入外来杂物。同批铸精矿应混匀，颜色应一致，主品位差应不大于5%。

氧化锌精矿锌氧化率不小于80%。

试验方法

氧化锌精矿化学成分的测定按GB/T 8151的规定进行。

氧化锌精矿氧化锌含量的测定按GB/T 4372.1的规定进行。

氧化锌精矿水分含量的测定按GB/T 14261的规定进行。

氧化锌精矿中天然放射性的测定按GB 20664的规定进行。

检验规则

检查和验收

氧化锌精矿运到需方指定地点后，由需方技术监督部门验收;或运到双方认可的地点后，由合同约定方按本标准的规定进行验收。供方应确保产品质量符合本标准及合同(或订货单)的规定。

组批

氧化精矿应成批提交检验，每批由同一品级组成。火车运输以每车厢为一检验批，其他运输方式检验批由供需双方商定。

取样和制样

氧化锌精矿取样和制样按GB/T 14261的规定进行。

将所制样品分为4份:一份为验收分析样，一份为供方样，一份为需方样，-份为仲裁样。仲裁样保留3个月(国际贸易为6个月)。供需双方如对检验结果有异议，应在仲裁样保留期内提出。

检验结果的判定

数值修约及检验结果的判定按GB/T 8170的规定进行。

同一批内，发现精矿颜色明显不一致或掺杂等则判该批不合格。

当供需双方对检验结果有争议时由供需双方协商解决。如需仲裁，由供需双方选择有仲裁资质的第三方机构进行仲裁，当仲裁结果与检验结果的误差在双方认可采用的方法规定的允许误差范围内(不超过所执行检验标准规定的再现性临界差)，则以原检验结果为判定依据;当仲裁结果与检验结果的误差超出双方认可采用的方法规定的允许误差范围(所执行检验标准规定的再现性临界差)，则以仲裁结果为最终判定依据。

包装、运输和质量预报单

氧化锌精矿为散装或袋装，袋装时每袋重量应基本一致。

氧化锌精矿用火车、船或汽车运输，装完后，精矿表而应按适载要求平整。

氧化锌精矿运输过程中应有防水措施。

每批氧化锌精矿发运时应附质量预报单，注明:

供方名称、地址、电话、传真;

产品名称:

品级;

净重

车、船号、批号;

发货日期和发货地点;

本文件编号。

合同(或订货单〉内容

本标准所列氧化锌精矿的合同(或订货单)应包括下列内容:

- 产品名称;

- 品级;

- 杂质含量的特殊要求；

- 净重;

- 本标准编号;

- 其他。