静态秤测量试验

1、试验方案

某铜精矿交货批约300t左右，采用货车运输，共计10车，其预报信息为含铜20%左右，含金10 g/t左右、水分9%左右。用最大量程120吨的汽车衡称量，汽车衡精密度（1倍标准偏差）为0.1%。该批划分为十个副批（每车1个副批）并且对每个副样单独做水分测定，加权制备一份批样用于化学分析。铜、金和水分测定的总精密度（1倍标准偏差）分别为0.05%，0.5 g/t和0.1%。

2、试验数据

| 批次 | 净重（t） | 水分（%） | 铜含量（%） | 金含量（g/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.46 | 9.57 | 19.90 | 10.05 |
| 2 | 31.96 | 9.42 |  |  |
| 3 | 32.66 | 9.71 |  |  |
| 4 | 32.04 | 9.28 |  |  |
| 5 | 32.68 | 9.35 |  |  |
| 6 | 32.78 | 9.07 |  |  |
| 7 | 32.26 | 9.45 |  |  |
| 8 | 31.86 | 9.43 |  |  |
| 9 | 32.26 | 9.54 |  |  |
| 10 | 33.20 | 9.32 |  |  |
| 总计/平均 | 323.16 | 9.41 |  |  |

3、试验计算

1）铜的质量

mW=323.16 t

铜

t 铜

=58.2572(0.00000010+0.00000012+0.00000631)

=0.022

标准偏差sM 计算得到：

sM=0.15 t 铜

因此，在95％置信度（即两倍标准偏差），铜的质量为：

mM=58.257 t±0.3 t 铜

所以95％置信范围是57.957 t ～58.557 t 铜。

2）金的质量

mW=323.16 t

g/t 金

kg 金

=0.021

标准偏差sM 计算得：

sM=0.14 kg 金

因此，在95％的置信度， 金的质量为：

mM=2.9±0.14 kg 金

所以95％置信范围是2.76kg～3.04kg 金。