国家标准《硫化铜、铅、锌和镍精矿 试样中湿存水分的测定 重量法》编制说明

（预审稿）

大冶有色金属有限责任公司

2026年03月

国家标准《硫化铜、铅、锌和镍精矿 试样中湿存水分的测定 重量法》编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

本标准项目是根据国家标准化管理委员会下达的《关于下达2025年第四批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕43号）文件，项目编号为20253773-T-610，项目名称为《硫化铜、铅、锌和镍精矿 试样中湿存水分的测定 重量法》进行制定（修订）。本项目计划完成期限为2026年8月6日。项目编制组由大冶有色金属有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、阳新弘盛铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、北方铜业股份有限公司等13家单位共同组成。

1.2立项目的和意义

立项目的：

随着国际贸易的发展和矿产行业检测技术的进步，现行标准GB/T 27674-2011《硫化铜、铅和锌精矿 试样中湿存水分的测定 重量法》已不能满足实际需求。国际标准ISO 9599:2015已发布并替代了旧版ISO 9599:1991，对技术内容和测试程序进行了更新和改进，并扩展了对硫化镍精矿的检测要求。因此，有必要对GB/T 27674-2011进行修订，以与国际标准保持一致，确保检测结果的准确性和国际互认。

意义：

1.保持与国际标准同步，促进国际贸易：修订本标准可确保国内标准与国际最新标准（ISO 9599:2015）保持一致，消除技术壁垒，使检测结果获得国际互认，提升我国企业在国际贸易中的竞争力。

2.引入最新技术成果，提升检测准确性：新版ISO标准在仪器要求、样品准备、测试程序等方面进行了细化与优化。通过修订引入这些技术进步，能够提高水分测定的精度和可重复性，更好地适应现代化检测需求。

3.扩展标准适用范围，满足行业发展需求：随着新能源电池等产业的快速发展，硫化镍精矿的贸易和检测需求日益增长。将镍精矿纳入本标准适用范围，填补了国内相关检测方法标准的空白，对规范镍精矿市场具有重要意义。

4.优化操作流程，提升工作效率：新标准对测试程序的细化有助于实验室人员更清晰地理解和执行标准，减少操作偏差，从而提升整体工作效率。

1.3主要参加单位和工作成员所作的工作

| 编制组成员单位 | 主要起草人 | 所作的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 大冶有色金属有限责任公司 |  | 负责调研、负责全过程的标准编制、标准起草、试验数据审核、协调工作 |
| 有色金属技术经济研究院有限责任公司 |  | 参与标准起草、资料收集 |
| 阳新弘盛铜业有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集 |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 北方铜业股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集 |
| 山东中金岭南铜业有限责任公司 |  | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 铜陵有色金属集团股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 防城海关综合技术服务中心 |  | 参与标准起草、资料收集、提供相关的验证数据 |
| 金川集团股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集 |
| 株洲冶炼集团股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集 |
| 葫芦岛锌业股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集 |

1.4 主要工作过程

1.4.1预研阶段

2024年初，大冶有色金属有限责任公司联合行业内主要企业和检测机构，启动了针对ISO 9599:2015标准的研究工作。编制组对ISO 9599:2015与旧版ISO 9599:1991的技术差异进行了详细对比，并对国内硫化铜、铅、锌、镍精矿的检测现状进行了调研。调研结果表明，国内亟需修订现行标准以与国际接轨，特别是新增镍精矿的检测方法具有重要的现实意义。在此基础上，形成了标准修订的预研报告和项目建议书。

1.4.2标准立项

2024年，项目建议书经全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会（SAC/TC243/SC2）全体委员会议讨论通过。2025年，国家标准化管理委员会正式下达了《硫化铜、铅、锌和镍精矿 试样中湿存水分的测定 重量法》国家标准的修订计划（项目编号：20253773-T-610）。

1.4.3起草阶段

第一次工作会议：2025年12月，在福建省厦门市召开了标准修订工作启动会暨第一次工作会议。会议成立了标准编制组，明确了任务分工和工作进度。编制组对ISO 9599:2015的翻译稿进行了初步讨论，确定了本次修订的主要内容和技术路线。

第二次工作会议：2026年3月，在浙江省绍兴市召开了第二次工作会议开展预审。编制组汇总了各单位第一阶段试验验证的初步数据。

二、编制原则、主要内容及其确定依据、修订前后技术内容的对比

- 修订前后技术内容的对比（修订时有）

本标准为修订项目，与GB/T 27674-2011（ISO 9599:1991）相比，主要技术变化如下：

a）更改了本文件的适用范围，适用对象增加了镍精矿（见第1章，2011年版 第1章）；

b）增加了“规范性引用文件”（见第2章）；

c）增加了取样方法和样品的一般要求（见7.1）。

d）将警告的内容调整至5.1和A.2.2处；

e）增加了术语和定义章节。

f）增加了“平行试验”内容（见第8章8.3）；

- 试验验证分析、综述报告、技术经济论证、预期达到的经济效益、社会效益和生态效益

- 1、试验验证分析和综述报告

- 项目的必要性阐述

本标准属于国家产业政策重点支持发展的基础原材料领域的重要检测方法标准。有色金属（铜、铅、锌、镍）是国民经济和国防建设的基础材料和战略物资。准确测定精矿中的湿存水分，是进行贸易结算和质量评价的关键环节。修订本标准，使其与国际最新标准接轨，对于提升我国有色金属产品质量、促进高端制造业发展、保障国家资源安全具有重要的现实意义。

- 项目的可行性阐述

- 企业技术储备与技术水平：项目牵头单位大冶有色金属有限责任公司是国内大型铜冶炼企业，始创于1953年，历经70余年发展，已成为集地勘、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的国有特大型铜工业联合企业；搭建国家级企业技术中心、博士后科研工作站等多个高水平科技创新平台；始终秉持“标准引领行业、创新驱动发展”的核心理念，累计主持或参与制修订各类标准200余项，多次斩获“湖北省科技进步奖”、“中国有色金属工业科学技术奖”、“中国黄金协会科学技术奖”以及“技术标准优秀奖”等荣誉，为本标准的顺利修订提供坚实保障。

- 试验验证分析

- 本次验证样品覆盖了铜精矿、铅精矿、锌精矿，其中6家起草单位提供了验证数据。铜精矿的测定范围为0.093%～2.11%；铅精矿的测定范围为0.08%～2.697%；锌精矿的测定范围为0.0602%～0.907%。少部分样品的验证数据RSD值>5%，与样品的复杂性及操作精密度有关，从验证数据可看出该标准范围与ISO的测定范围是基本相符的，同时也满足测定条件。因样品梯度一致性难以确定，可增加平行试验，但不提供精密度数据（讨论）。

- 铜精矿水分试验数据

| - 实验室 | - 次数 | - 铜精矿H2O(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1# | - 2# | - 3# | - 4# | - 5# | - 6# | - 7# | - 8# |
| - 1 | - 1 | - 0.71 | - 0.62 | - 0.70 | - 0.45 | - 2.12 | - 1.27 | - 0.26 |  |
|  | - 2 | - 0.70 | - 0.62 | - 0.77 | - 0.44 | - 2.06 | - 1.33 | - 0.26 |  |
|  | - 3 | - 0.65 | - 0.57 | - 0.73 | - 0.43 | - 2.09 | - 1.26 | - 0.25 |  |
|  | - 4 | - 0.69 | - 0.61 | - 0.76 | - 0.49 | - 2.07 | - 1.24 | - 0.24 |  |
|  | - 5 | - 0.70 | - 0.56 | - 0.72 | - 0.47 | - 2.04 | - 1.23 | - 0.25 |  |
|  | - 6 | - 0.63 | - 0.56 | - 0.73 | - 0.45 | - 2.28 | - 1.25 | - 0.23 |  |
|  | - 7 | - 0.68 | - 0.63 | - 0.75 | - 0.47 | - 2.12 | - 1.25 | - 0.24 |  |
| - 平均值 |  | - 0.68 | - 0.60 | - 0.74 | - 0.46 | - 2.11 | - 1.26 | - 0.25 |  |
| - RSD |  | - 4.33 | - 5.21 | - 3.30 | - 4.50 | - 3.79 | - 2.61 | - 4.50 |  |
| - 2 | - 1 | - 0.64 | - 0.36 | - 0.78 | - 0.18 | - 0.69 |  |  |  |
|  | - 2 | - 0.66 | - 0.38 | - 0.74 | - 0.14 | - 0.67 |  |  |  |
|  | - 3 | - 0.63 | - 0.35 | - 0.74 | - 0.16 | - 0.72 |  |  |  |
|  | - 4 | - 0.66 | - 0.36 | - 0.76 | - 0.16 | - 0.67 |  |  |  |
|  | - 5 | - 0.68 | - 0.41 | - 0.82 | - 0.14 | - 0.67 |  |  |  |
|  | - 6 | - 0.66 | - 0.34 | - 0.75 | - 0.14 | - 0.69 |  |  |  |
|  | - 7 | - 0.68 | - 0.39 | - 0.77 | - 0.14 | - 0.65 |  |  |  |
| - 平均值 |  | - 0.66 | - 0.37 | - 0.77 | - 0.15 | - 0.68 |  |  |  |
| - RSD |  | - 2.78 | - 6.18 | - 3.43 | - 9.29 | - 3.24 |  |  |  |
| - 3 | - 1 | - 0.53 | - 0.56 | - 0.49 | - 0.49 | - 0.39 | - 0.39 | - 0.86 | - 0.85 |
|  | - 2 | - 0.53 | - 0.58 | - 0.46 | - 0.50 | - 0.38 | - 0.40 | - 0.87 | - 0.86 |
|  | - 3 | - 0.51 | - 0.57 | - 0.44 | - 0.50 | - 0.37 | - 0.39 | - 0.88 | - 0.86 |
|  | - 4 | - 0.48 | - 0.55 | - 0.43 | - 0.49 | - 0.36 | - 0.34 | - 0.85 | - 0.85 |
|  | - 5 | - 0.51 | - 0.54 | - 0.43 | - 0.46 | - 0.34 | - 0.36 | - 0.82 | - 0.80 |
|  | - 6 | - 0.62 | - 0.52 | - 0.44 | - 0.49 | - 0.36 | - 0.37 | - 0.82 | - 0.84 |
| - 平均值 |  | - 0.53 | - 0.55 | - 0.45 | - 0.49 | - 0.37 | - 0.38 | - 0.85 | - 0.84 |
| - RSD |  | - 9.01 | - 3.90 | - 5.17 | - 3.01 | - 4.78 | - 6.02 | - 2.98 | - 2.67 |
| - 4 | - 1 | - 0.09 | - 0.53 | - 1.37 |  |  |  |  |  |
|  | - 2 | - 0.10 | - 0.53 | - 1.37 |  |  |  |  |  |
|  | - 3 | - 0.09 | - 0.55 | - 1.37 |  |  |  |  |  |
|  | - 4 | - 0.10 | - 0.53 | - 1.36 |  |  |  |  |  |
|  | - 5 | - 0.09 | - 0.53 | - 1.36 |  |  |  |  |  |
|  | - 6 | - 0.09 | - 0.53 | - 1.37 |  |  |  |  |  |
|  | - 7 | - 0.09 | - 0.53 | - 1.37 |  |  |  |  |  |
| - 平均值 |  | - 0.093 | - 0.533 | - 1.367 |  |  |  |  |  |
| - RSD |  | - 5.25 | - 1.42 | - 0.36 |  |  |  |  |  |

- 铅精矿水分试验数据

| - 实验室 | - 次数 | - 铅精矿水分H2O(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1# | - 2# | - 3# |
| - 1 | - 1 | - 0.08 |  |  |
|  | - 2 | - 0.07 |  |  |
|  | - 3 | - 0.07 |  |  |
|  | - 4 | - 0.06 |  |  |
|  | - 5 | - 0.08 |  |  |
|  | - 6 | - 0.07 |  |  |
|  | - 7 | - 0.11 |  |  |
|  | - 8 | - 0.09 |  |  |
|  | - 9 | - 0.11 |  |  |
|  | - 10 | - 0.08 |  |  |
|  | - 11 | - 0.07 |  |  |
| - 平均值 |  | - 0.08 |  |  |
| - RSD |  | - 20.38 |  |  |
| - 2 | - 1 | - 0.22 | - 0.67 | - 2.68 |
|  | - 2 | - 0.22 | - 0.68 | - 2.68 |
|  | - 3 | - 0.22 | - 0.67 | - 2.70 |
|  | - 4 | - 0.22 | - 0.67 | - 2.72 |
|  | - 5 | - 0.21 | - 0.67 | - 2.70 |
|  | - 6 | - 0.22 | - 0.68 | - 2.70 |
|  | - 7 | - 0.22 | - 0.67 | - 2.70 |
| - 平均值 |  | - 0.219 | - 0.673 | - 2.697 |
| - RSD |  | - 1.73 | - 0.73 | - 0.51 |
| - 3 | - 1 | - 0.417 | - 0.180 | - 0.271 |
|  | - 2 | - 0.415 | - 0.183 | - 0.274 |
|  | - 3 | - 0.433 | - 0.186 | - 0.266 |
|  | - 4 | - 0.419 | - 0.189 | - 0.267 |
|  | - 5 | - 0.403 | - 0.186 | - 0.267 |
|  | - 6 | - 0.403 | - 0.181 | - 0.260 |
|  | - 7 | - 0.401 | - 0.189 | - 0.264 |
|  | - 8 | - 0.402 | - 0.171 | - 0.258 |
|  | - 9 | - 0.406 | - 0.185 | - 0.258 |
| - 平均值 |  | - 0.411 | - 0.183 | - 0.265 |
| - RSD |  | - 2.63 | - 2.80 | - 1.98 |

- 锌精矿水分试验数据

| - 实验室 | - 次数 | - 锌精矿水分H2O(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1# | - 2# | - 3# |
| - 1 | - 1 | - 0.14 |  |  |
|  | - 2 | - 0.15 |  |  |
|  | - 3 | - 0.19 |  |  |
|  | - 4 | - 0.21 |  |  |
|  | - 5 | - 0.13 |  |  |
|  | - 6 | - 0.14 |  |  |
|  | - 7 | - 0.12 |  |  |
|  | - 8 | - 0.21 |  |  |
|  | - 9 | - 0.16 |  |  |
|  | - 10 | - 0.20 |  |  |
|  | - 11 | - 0.16 |  |  |
| - 平均值 |  | - 0.16 |  |  |
| - RSD |  | - 20.47 |  |  |
| - 2 | - 1 | - 0.34 | - 0.89 |  |
|  | - 2 | - 0.34 | - 0.92 |  |
|  | - 3 | - 0.33 | - 0.92 |  |
|  | - 4 | - 0.34 | - 0.90 |  |
|  | - 5 | - 0.34 | - 0.90 |  |
|  | - 6 | - 0.34 | - 0.90 |  |
|  | - 7 | - 0.34 | - 0.92 |  |
| - 平均值 |  | - 0.339 | - 0.907 |  |
| - RSD |  | - 1.12 | - 1.38 |  |
| - 3 | - 1 | - 0.232 | - 0.561 | - 0.0607 |
|  | - 2 | - 0.235 | - 0.587 | - 0.0625 |
|  | - 3 | - 0.242 | - 0.572 | - 0.0618 |
|  | - 4 | - 0.245 | - 0.565 | - 0.0594 |
|  | - 5 | - 0.236 | - 0.571 | - 0.0576 |
|  | - 6 | - 0.250 | - 0.562 | - 0.0608 |
|  | - 7 | - 0.230 | - 0.549 | - 0.0620 |
|  | - 8 | - 0.232 | - 0.562 | - 0.0599 |
|  | - 9 | - 0.239 | - 0.579 | - 0.0568 |
| - 平均值 |  | - 0.238 | - 0.568 | - 0.0602 |
| - RSD |  | - 2.91 | - 1.85 | - 3.08 |

- 《硫化铜、铅、锌和镍精矿 试样中湿存水分的测定 重量法》编制组

- 2026年3月