
 
                                          









前    言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。




本文件起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、广西华友新材料有限公司、金川集团股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、防城海关综合技术服务中心、
山东中金岭南铜业有限责任公司、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司。

本文件主要起草人：XX
X。
硫酸镍化学分析方法

镍含量的测定

Na2EDTA电位滴定法

1　范围
本文件描述了Na2EDTA滴定法测定硫酸镍中镍含量的方法。

    本文件适用于wCo不大于0.1 %的工业级及以上硫酸镍中镍含量的测定。测定范围：晶体22.00 %~22.50 %、液体8.00 %~10.00 %。
2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17433  冶金产品化学分析基础术语

3 术语和定义

GB/T 17433规定的术语和定义适用于本文件。
4 原理
在 pH≈10 的氨水-氯化铵缓冲溶液中，以紫脲酸铵为指示剂，在自动电位滴定仪上，在搅拌下，用Na2EDTA标准滴定溶液进行滴定，滴定至溶液颜色由亮黄色变为亮紫色时即为终点，以光度电极指示。
5  试剂和材料
5.1 水，GB/T 6682，三级及以上。
5.2 氨水-氯化铵缓冲溶液（pH≈10）：称取54 g氯化铵，溶于水，加入350 mL氨水
，
稀释至1000 mL，混匀。
5.3 镍标准溶液：称取 1.0000 g 金属镍（wNi≥99.99 %）于 200 mL 烧杯中，加入约 20 mL水、5 mL 硝酸（ρ=1.42 g/mL），盖上表面皿，于电炉上低温溶解完全，冷却后转移至 1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg镍。
5.4 Na2EDTA标准滴定溶液[c（Na2EDTA）≈ 0.02 mol/L]，按如下步骤配制和标定：

a）配制：称取8.0 g Na2EDTA置于烧杯中，加入100 mL水，盖上表面皿，低温溶解完全，冷却后转移至 1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。
b) 标定：移取 20.00 mL 镍标准溶液（5.3）于滴定杯中，加入5 mL 氨水-氯化铵缓冲溶液（5.2），混匀。加入0.1 g紫脲酸铵指示剂（5.6），加水至100 mL。插入光度电极、搅拌桨，按仪器设定的滴定终点识别程序，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定至溶液颜色由亮黄色变为亮紫色时即为终点，以光度电极指示。随同标定做空白试验。
Na2EDTA标准滴定溶液的浓度以c计，数值以mol/L表示，按公式（1）计算：

                            
[image: image1.wmf](

)

69

58

0

2

1

.

V

V

ρV

c

´

-

=

                           ........………（1）     
式中：
ρ———镍标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升(mg/mL)； 
V1———标定时，移取镍标准溶液的体积，单位为毫升(mL)；
V2———标定时，消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)； 
V0———空白试验消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)； 
58.69———镍的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol）。
平行标定四份，所得结果保留四位有效数字，其极差值不大于8×10-5mol/L时，取其平均值。否则，重新标定。

5.6 紫脲酸铵指示剂：称取1 g紫脲酸铵和100 g预先在105 ℃~110 ℃干燥2 h冷却至室温的氯化钠，置于研钵中，研磨均匀，储存于棕色瓶中。
6 仪器设备

6.1 自动电位滴定仪，附搅拌装置。

6.2与仪器匹配的光度电极。电极的选择遵照厂家指导说明书。

7 样品
符合硫酸镍产品
中规定的外观要求。
8  试验步骤

8.1 试料
称取1.0 g晶体（或者2.5 g液体）样品，精确至0.0001 g。
8.2 平行试验
平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验
随同试料做空白试验。
8.4 测定

8.4.1将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，加入少量水溶解晶体，转移至200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.2  移取20.00 mL试液（8.4.1）至滴定杯中，加入5 mL 氨水-氯化铵缓冲溶液（5.2），混匀。加入0.1 g紫脲酸铵指示剂（5.6），加水至100 mL。插入光度电极、搅拌桨，按仪器设定的滴定终点识别程序，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定至溶液颜色由亮黄色变为亮紫色时即为终点，以光度电极指示。
9 试验数据处理
镍含量以镍的质量分数w计，按公式（2）计算：

[image: image2.wmf](

)

%

100

1000

5

4

0

3

´

´

-

=

mV

M

V

V

V

c

w

                     .....…..…（2）

式中：

c ——Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3 ——滴定试液消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——滴定空白消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，
单位为毫升（mL）；
V4——定容
的体积，单位为毫升（mL）；
M——镍的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）（
M=58.69）；
m——试料的质量，单位为克（g）；

V5——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

计算结果表示至小数点后两位。

10 精密度  

10.1重复性
在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。实验室间试验结果的统计数据参见附录B。


表1   重复性限和再现性限

	种类
	液体
	晶体

	w/%
	7.99
	9.23
	10.22
	22.19

	r/%
	0.09
	0.10
	0.12
	0.09

	R/%
	0.10
	0.13
	0.15
	0.16


10.2  再现性
在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。实验室间试验结果的统计数据参见附录B。
11  试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

a）样品名称；

b）本文件编号；

c）分析结果及其表示：
d）与基本分析步骤的差异；

e）测定中观察到的异常现象；

f）试验日期。

附录A
（资料性）
仪器推荐滴定参数

仪器推荐滴定参数见表A.1。

表A.1   仪器推荐滴定参数

	滴定波长
	470 nm

	滴定速度
	用户

	信号漂移
	50 mV/min

	最小等待时间
	0 s

	最大等待时间
	12 s

	测量点密度
	4

	最小递增
	10 μL

	最大递增
	200 μL

	加液速度
	最大值mL/min


附录B

（资料性）

实验室间试验结果的统计数据
精密度数据是在2025年9月~11月由10家实验室对5
个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的样品在重复性条件下独立测定11次。实验室间试验结果的统计数据见表B.1。

表B.1  实验间试验结果的统计数据

	w/%
	7.99
	9.23
	10.22
	22.19

	sr 2
	0.0011
	0.0006
	0.0007
	0.0010

	sL2
	0.0001
	0.0018
	0.0005
	0.0024

	sR2
	0.0012
	0.0023
	0.0012
	0.0034

	r/%
	0.09
	0.10
	0.12
	0.09

	R/%
	0.10
	0.13
	0.15
	0.16




ICS  717.1020.9940


CCS H  6213








T/CNIA





中国有色金属工业协会团体标准





T/CNIA  XXXX-20XX











硫酸镍化学分析方法


镍含量的测定 


Na2EDTA电位滴定法


Methods for chemical analysis of nickel


 sSulfate——


-Determination of nickel content——


-Na2EDTA potentiometric titration method


（送审稿）











20xx-xx-xx实施





20xx-xx-xx发布





发布





中 国 有 色 金 属 工 业 协 会


中  国  有  色  金  属  学 会








中检广西要请假，防城海关、东途、中原黄金没报名参会，请核实并提醒一下这几个~审定会无故不建议缺勤；确实缺勤的一验单位挪到一验的最后；二验单位挪到二验的最后。


尽快统计，会上版本请列明起草人。


氨水的浓度要求要写


用什么稀释？水？


感觉要么引用标准里的外观那句就行，这样说不清楚


表述建议与公示1统一一下


试液总体积？


按公式1 直接把M的数字放在公式里


附录A要增加个题目


正文需要引用附录A


这不是只有四个么






_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

