XB/T XXX-202X

XB/T XXX-202X




前    言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院

本文件主要起草人：。。。

钆钇镁合金
1　 范围

本文件规定了钆钇镁合金的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于熔配法生产制得的钆钇镁合金，其主要作为添加剂用于生产航空航天、汽车、电子、光学等领域的镁合金材料。

2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB 39176 稀土产品的包装、标志、运输和贮存
GB/T 13748.10 镁及镁合金化学分析方法 第10部分：硅含量的测定及钼蓝分光光度法
GB/T 13748.20 镁及镁合金化学分析方法 第20部分：元素含量的测定 电感耦合等离子原子发射光谱法
GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法
XB/T 614.3 钆镁合金化学分析方法 第3部分：碳量的测定 高频—红外吸收法
XB/T 614.5 钆镁合金化学分析方法 第5部分：稀土杂质含量的测定

XB/T 614.6 钆镁合金化学分析方法 第6部分：铝、钙、铜、铁、镍、硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

3　 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
4　 分类和牌号
4.1 产品分类 

产品按化学成分分为GdYMg–22/8A、GdYMg–22/8B、GdYMg–16/14A、GdYMg–16/14B、GdYMg–10/20A、GdYMg–10/20B、GdYMg–18/7A、GdYMg–18/7B、GdYMg–13/12A、GdYMg–13/12B、GdYMg–8/17A、GdYMg–8/17B十二个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

4.2 产品牌号

钆钇镁合金牌号共分为3个层次，其中第一层次表示产品名称，用金属钆、金属钇和金属镁的分子式的元素符号 GdYMg表示；第二层次表示稀土元素钆和稀土元素钇的名义质量分数，稀土元素钆的的名义质量分数用 “x”来表示（x为阿拉伯数字），稀土元素钇的的名义质量分数用 “z”来表示（z为阿拉伯数字）；第三层次表示杂质控制要求的差异，用“A”或“B”来表示。

[image: image1.emf]表示钆钇镁合金

表示稀土元素钆和稀土元素钇的名义质量分数

表示杂质含量差异

GdYMg-x/zA


示例：GdYMg-22/8A表示稀土钆含量为22%，稀土钇含量为22%，且杂质控制A级的钆钇镁合金。
5　 技术要求

5.1  化学成分
产品化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商。
表1  产品的化学成分

	产品牌号
	GdYMg–22/8A
	GdYMg–22/8B
	GdYMg–16/14A
	GdYMg–16/14B
	GdYMg–10/20A
	GdYMg–10/20B
	GdYMg–18/7A
	GdYMg–18/7B
	GdYMg–13/12A
	GdYMg–13/12B
	GdYMg–8/17A
	GdYMg–8/17B

	化学成分（质量分数）/%
	Gd
	22
	22
	16
	16
	10
	10
	18
	18
	13
	13
	8
	8

	
	Y
	8
	8
	14
	14
	20
	20
	7
	7
	12
	12
	17
	17

	
	Gd+Y
	30 ±1
	30 ±2
	30 ±1
	30 ±2
	30 ±1
	30 ±2
	25 ±1
	25 ±2
	25 ±1
	25 ±2
	25 ±1
	25 ±2

	
	Mg
	余量
	余量
	余量
	余量
	余量
	余量
	余量
	余量
	余量
	余量
	余量
	余量

	
	杂质含量，不大于
	稀土杂质合量，不大于
	0.10
	0.20
	0.10
	0.20
	0.10
	0.20
	0.10
	0.20
	0.10
	0.20
	0.10
	0.20

	
	
	非稀土杂质
	Si
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05

	
	
	
	Fe
	0.02
	0.03
	0.02
	0.03
	0.02
	0.03
	0.02
	0.03
	0.02
	0.03
	0.02
	0.03

	
	
	
	Al
	0.01
	0.02
	0.01
	0.02
	0.01
	0.02
	0.01
	0.02
	0.01
	0.02
	0.01
	0.02

	
	
	
	Ca
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05

	
	
	
	Cu
	0.002
	0.005
	0.002
	0.005
	0.002
	0.005
	0.002
	0.005
	0.002
	0.005
	0.002
	0.005

	
	
	
	Ni
	0.002
	0.005
	0.002
	0.005
	0.002
	0.005
	0.002
	0.005
	0.002
	0.005
	0.002
	0.005

	
	
	
	C
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05
	0.03
	0.05

	注：稀土杂质是指除Gd、Y、Pm、Sc以外的所有稀土元素。


5.2  外观质量
5.2.1产品为锭状，呈银灰色金属光泽,。
5.2.2产品表面应无目视可见夹杂物和氧化物脱落粉末。
6  试验方法
6.1  化学成分
6.1.1 产品中钆、钇含量分析方法，样品称取0.25g，其他部分按照GB/T 13748.20的规定进行；

6.1.2 产品中稀土杂质含量的分析方法按照XB/T 614.5-2011方法2 电感耦合等离子质谱法的规定进行，标准溶液按附录A的规定进行；

6.1.3 产品中铁、铝、钙、铜、镍含量分析方法按照GB/T 13748.20的规定进行；
6.1.4 产品中硅含量分析方法按照GB/T 13748.10的规定进行；
6.1.5 产品中碳含量的分析方法按照XB/T 614.3的规定进行。
6.2  外观质量
自然散射光下，目视检查。
6.3  数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

7  检验规则
7.1  检查与验收
7.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

7.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本文件规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

7.2  组批
产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。
7.3  检验项目
每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。
7.4  取样与制样
7.4.1 化学成分分析的取样件数
化学成分分析的取样件数按表2的规定进行。

表2  产品的取样件数
	每批件数/块
	1~2
	＞2~10
	＞10~50
	＞50~100
	＞100~200
	＞200~500
	＞500

	取样件数/块
	1
	2
	3
	4
	5
	8
	10


7.4.2  化学成分分析的取样方法
7.4.2.1 块状样品取样方法

在保护气氛下，从金属锭中间截面位置上锯切试样，取样量不少于10 g，每件取好的块状样品应立即密封保存。
7.4.2.2 屑状样品取样方法（可用于气体元素之外杂质元素含量测定）

化学成分分析的取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净，用直径5 mm～10 mm的钻头在合金锭上、下两面对角线等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10 g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并进行密封保存。

7.5  检验结果判定
7.5.1化学成分分析结果与本文件规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭，检测结果仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

7.5.2产品外观逐件检查，外观不合格，则判该件产品为不合格。

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志、包装、运输、贮存
产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB 39176的规定。如需方对包装有特殊要求，可由供需双方协商确定。
8.2 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a) 产品合格证；

b) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c) 产品使用说明书；
d）其他。

附  录  A
（规范性）
钆钇镁合金中稀土杂质含量的测定 标准系列溶液的配制

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

A.1 试剂与材料

A.1.1 盐酸（1+1）。

A.1.2 盐酸（1+19）。

A.1.3 硝酸（1+1）。

A.1.4 过氧化氢（30%）。

A.1.5 镧标准溶液：称取0.1173 g经950℃灼烧1h的氧化镧(REO>99.5%，La2O3/REO>99.99%)置于100 mL 烧杯中，加10 mL盐酸（A.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 µg镧。再将此溶液用盐酸（A.1.2）稀释成1 mL含100 µg镧的标准溶液。

A.1.6 铈标准溶液：称取0.1228 g经950℃灼烧1h的氧化铈（REO>99.5%，CeO2/REO>99.99%）置于100 mL 烧杯中，加10 mL硝酸（A.1.3），加2 mL过氧化氢（A.1.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 µg铈。再将此溶液用盐酸（A.1.2）稀释成1 mL含100 µg铈的标准溶液。

A.1.7 镨标准溶液：称取0.1208 g经950℃灼烧1h的氧化镨（REO>99.5%，Pr6O11/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10 mL盐酸（A.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 µg镨。再将此溶液用盐酸（A.1.2）稀释成1 mL含100 µg镨的标准溶液。

A.1.8 钕标准溶液：称取0.1167 g经950℃灼烧1h的氧化钕（REO>99.5%，Nd2O3/REO>99.99%）置于100 mL 烧杯中，加10 mL盐酸（A.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 µg钕。再将此溶液用盐酸（A.1.2）稀释成1 mL含100 µg钕的标准溶液。

A.1.9 钐标准溶液：称取0.1160 g经950℃灼烧1h的氧化钐（REO>99.5%，Sm2O3/REO>99.99%）置于100 mL 烧杯中，加10 mL盐酸（A.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 µg钐。再将此溶液用盐酸（A.1.2）稀释成1 mL含100 µg钐的标准溶液。

A.1.10 铕标准溶液：称取0.1158 g经950℃灼烧1h的氧化铕（REO>99.5%，Eu2O3/REO>99.99%）置于100 mL 烧杯中，加10 mL盐酸（A.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 µg铕。再将此溶液用盐酸（A.1.2）稀释成1 mL含100 µg铕的标准溶液。

A.1.11 铽标准溶液：称取0.1176 g经950℃灼烧1h的氧化铽（REO>99.5%，Tb4O7/REO>99.99%）置于100 mL 烧杯中，加10 mL硝酸（A.1.3），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 µg铽。再将此溶液用盐酸（A.1.2）稀释成1 mL含100 µg铽的标准溶液。

A.1.12 镝标准溶液：称取0.1148 g经950℃灼烧1h的氧化镝（REO>99.5%，Dy2O3/REO>99.99%）置于100 mL 烧杯中，加10 mL盐酸（A.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 µg镝。再将此溶液用盐酸（A.1.2）稀释成1 mL含100 µg镝的标准溶液。

A.1.13 钬标准溶液：称取0.1145 g经950℃灼烧1h的氧化钬（REO>99.5%，Ho2O3/REO>99.99%）置于100 mL 烧杯中，加10 mL盐酸（A.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 µg钬。再将此溶液用盐酸（A.1.2）稀释成1 mL含100 µg钬的标准溶液。

A.1.14 铒标准溶液：称取0.1144 g经950℃灼烧1h的氧化铒（REO>99.5%，Er2O3/REO>99.99%）置于100 mL 烧杯中，加10 mL盐酸（A.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 µg铒。再将此溶液用盐酸（A.1.2）稀释成1 mL含100 µg铒的标准溶液。

A.1.15 铥标准溶液：称取0.1142 g经950℃灼烧1h的氧化铥（REO>99.5%，Tm2O3/REO>99.99%）置于100 mL 烧杯中，加10 mL盐酸（A.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 µg铥。再将此溶液用盐酸（A.1.2）稀释成1 mL含100 µg铥的标准溶液。

A.1.16 镱标准溶液：称取0.1139 g经950℃灼烧1h的氧化镱（REO>99.5%，Yb2O3/REO>99.99%）置于100 mL 烧杯中，加10 mL盐酸（A.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 µg镱。再将此溶液用盐酸（A.1.2）稀释成1 mL含100 µg镱的标准溶液。

A.1.17 镥标准溶液：称取0.1137 g经950℃灼烧1h的氧化镥（REO>99.5%，Lu2O3/REO>99.99%）置于100 mL 烧杯中，加10 mL盐酸（A.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1000 µg镥。再将此溶液用盐酸（A.1.2）稀释成1 mL含100 µg镥的标准溶液。

A.1.18 钇标准溶液：称取1.2700 g经950℃灼烧1h的氧化钇（REO>99.5%，Y2O3/REO>99.99%）置于100 mL 烧杯中，加20 mL盐酸（A.1.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含10mg钇。

A.1.19 钆标准贮存溶液：称取2.3052 g经950℃灼烧1h的氧化钆(REO>99.5%，Gd2O3/REO>99.99%)置于100 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（A.1.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含20 mg钆。

A.1.20 镁标准贮存溶液：称取1.3163 g经900℃灼烧1h的氧化镁(MgO>99.99%)置于100 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（A.1.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含20 mg镁。

A.2 标准系列溶液的配制
将各标准贮存溶液（A.1.5～A.1.20）按表1分别移入15个100 mL容量瓶中，用盐酸（A.1.2）稀释至刻度，混匀，制得标准系列溶液，待用。

表1
	编号
	各元素质量浓度（mg/mL）
mg/L

	
	Mg
	Gd
	Y
	La
	Ce
	Pr
	Nd
	Sm

	1
	1600
	400
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	1600
	400
	
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	3
	1600
	400
	
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00

	4
	1600
	400
	
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5
	1600
	400
	
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00

	6
	1000
	1000
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	7
	1000
	1000
	
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	8
	1000
	1000
	
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00

	9
	1000
	1000
	
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	10
	1000
	1000
	
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00

	11
	400
	1600
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	12
	400
	1600
	
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	13
	400
	1600
	
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00

	14
	400
	1600
	
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	15
	400
	1600
	
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00


续表1

	标液标号
	各元素质量浓度（mg/mL）

	
	Eu
	Tb
	Dy
	Ho
	Er
	Tm
	Yb
	Lu

	1
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	3
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00

	4
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	5
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00

	6
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	7
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	8
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00

	9
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	10
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	12
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	13
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00

	14
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00

	15
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00


   
XB





中华人民共和国工业和信息化部  发 布








××××-××-××实施





××××-××-××发布





钆 钇 镁 合 金


Gadolinium-Yttrium magnesium alloy


（标准草案）








XB/T XXX-202X


                                        





中华人民共和国稀土行业标准





ICS. 77.120.99


CCS H 65








4
5

表示钆钇镁合金
表示稀土元素钆和稀土元素钇的名义质量分数
表示杂质含量差异
GdYMg-x/zA



