ICS 29.045

CCS H 83

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

碳 化 硅 粉

Silicon  carbide  powder

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本标准由山西烁科晶体有限公司提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）和全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC ）归口。

本标准起草单位：山西烁科晶体有限公司、南京国盛电子有限公司、中国电子科技集团公司第四十六研究所、广东天域半导体股份有限公司、山东天岳先进股份有限公司、安徽长飞先进半导体股份有限公司。

本标准起草人：侯晓蕊 殷祥凯 骆红 林健 杨世兴 王志勇 丁雄杰**。

——本文件于2026年首次制定。

碳化硅粉

范围

本文件规定了碳化硅粉的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

本文件适用于碳化硅粉料的研制、生产、测试和分析。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1480 金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5329 试验筛与筛分试验术语

GB/T 6003.1 试验筛 技术要求和检验 第一部分：金属丝编织网试验筛

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 24582 多晶硅表面金属杂质含量测定 酸浸取-电感耦合等离子体质谱法

GB/T 41153 碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定 二次离子质谱法

SJ/T 11501 碳化硅单晶晶型的测试方法

YS/T 1600 碳化硅单晶中痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

术语和定义

GB/T 14264、GB/T 5329界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

分类

碳化硅粉按用途分为高纯型碳化硅粉和掺氮型碳化硅粉。高纯型碳化硅粉主要用于生产半绝缘碳化硅单晶，掺氮型碳化硅粉主要用于生产导电碳化硅单晶。

技术要求

纯度

- 高纯型碳化硅粉体氮元素＜2E15 atoms/cm3，碳化硅粉体的纯度应符合表1的规定。

表 1 化学成分

| 元素 | 质量分数 | 元素 | 质量分数 | 元素 | 质量分数 | 元素 | 质量分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | <0.01×10-6 | Co | <0.01×10-6 | Ag | <0.10×10-6 | Er | <0.05×10-6 |
| Be | <0.01×10-6 | Ni | <0.01×10-6 | Cd | <0.10×10-6 | Tm | <0.05×10-6 |
| B | <0.05×10-6 | Cu | <0.05×10-6 | Sn | <0.50×10-6 | Yb | <0.05×10-6 |
| F | <1.00×10-6 | Zn | <0.05×10-6 | Sb | <0.05×10-6 | Lu | <0.05×10-6 |
| Na | <0.02×10-6 | Ga | <0.05×10-6 | Te | <0.10×10-6 | Hf | <0.05×10-6 |
| Mg | <0.05×10-6 | Ge | <0.05×10-6 | I | <5.00×10-6 | W | <0.02×10-6 |
| Al | <0.05×10-6 | As | <0.05×10-6 | Cs | <0.10×10-6 | Re | <0.05×10-6 |
| P | <0.05×10-6 | Se | <0.10×10-6 | Ba | <0.05×10-6 | Os | <0.01×10-6 |
| S | <0.05×10-6 | Br | <0.10×10-6 | La | <0.50×10-6 | Ir | <0.01×10-6 |
| Cl | <1.00×10-6 | Rb | <0.01×10-6 | Ce | <0.10×10-6 | Pt | <0.01×10-6 |
| K | <0.10×10-6 | Sr | <0.05×10-6 | Pr | <0.05×10-6 | Au | <0.50×10-6 |
| Ca | <0.10×10-6 | Y | <0.01×10-6 | Nd | <0.05×10-6 | Hg | <0.10×10-6 |
| Sc | <0.05×10-6 | Zr | <0.01×10-6 | Sm | <0.05×10-6 | Tl | <0.05×10-6 |
| Ti | <0.01×10-6 | Nb | <0.01×10-6 | Eu | <0.05×10-6 | Pb | <0.05×10-6 |
| V | <0.01×10-6 | Mo | <0.05×10-6 | Gd | <0.05×10-6 | Bi | <0.01×10-6 |
| Cr | <0.10×10-6 | Ru | <0.01×10-6 | Tb | <0.05×10-6 | Th | <0.05×10-6 |
| Mn | <0.05×10-6 | Rh | <0.01×10-6 | Dy | <0.05×10-6 | U | <0.05×10-6 |
| Fe | <0.05×10-6 | Pd | <0.10×10-6 | Ho | <0.05×10-6 | - | - |
| 纯度要求 | 高纯型≥99.99999% 掺氮型≥99.99995% |  |  |  |  |  |  |

表面金属杂质含量

碳化硅粉的表面金属杂质含量应符合表2的规定。

表2 表面金属杂质含量要求

| 元素 | 质量分数 | 元素 | 质量分数 | 元素 | 质量分数 | 元素 | 质量分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | <0.10×10-9 | Mn | <0.50×10-9 | Y | <0.10×10-9 | Hf | <0.10×10-9 |
| Be | <0.20×10-9 | Fe | <0.50×10-9 | Zr | <0.10×10-9 | W | <0.10×10-9 |
| B | <0.50×10-9 | Co | <0.50×10-9 | Nb | <0.10×10-9 | Re | <0.10×10-9 |
| Na | <1.00×10-9 | Ni | <0.50×10-9 | Mo | <0.10×10-9 | Au | <0.10×10-9 |
| Mg | <0.50×10-9 | Cu | <0.50×10-9 | Ag | <0.10×10-9 | Hg | <0.10×10-9 |
| Al | <0.50×10-9 | Zn | <0.50×10-9 | Cd | <0.10×10-9 | Tl | <0.10×10-9 |
| K | <1.00×10-9 | Ga | <0.50×10-9 | Sn | <0.50×10-9 | Pb | <0.10×10-9 |
| Ca | <2.00×10-9 | Ge | <0.50×10-9 | Sb | <0.10×10-9 | Bi | <0.10×10-9 |
| Ti | <0.50×10-9 | As | <0.50×10-9 | Cs | <0.10×10-9 | Th | <0.10×10-9 |
| V | <0.50×10-9 | Rb | <0.10×10-9 | Ba | <0.10×10-9 | U | <0.10×10-9 |
| Cr | <0.50×10-9 | Sr | <0.10×10-9 | Ta | <0.10×10-9 | - | - |

粒径尺寸

碳化硅粉的粒径尺寸应介于0.2 mm~15 mm。

晶型

碳化硅粉的晶型为闪锌矿（β相）或者纤锌矿（α相）结构。

试验方法

纯度

氮元素含量按照GB/T 41153规定的方法进行测定，其他元素按照YS/T 1600规定的方法进行测定。

表面金属杂质含量

碳化硅粉中表面金属杂质含量按照GB/T 24582规定的方法进行测定。

粒径尺寸

碳化硅粉的粒径尺寸按照GB/T 6003.1规定的方法进行测定。

晶型

碳化硅粉的晶型测试按照SJ/T 11501规定的方法进行测定。

检验规则

检查和验收

产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。

组批

碳化硅粉应成批提交验收。以同一批次原料、相同的配方和生产工艺、在同一型号合成炉内反应，且一次提交的产品作为一个检验批次。

检验项目和取样

碳化硅粉的检验项目和取样应符合表3的规定。如需按其他方案进行取样，由供需双方协商确定。

表3  检验项目和取样

| 检验项目 | 取样 | 接收质量限(AQL) | 技术要求的章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯度 | 按GB/T 2828.1—2012中一般检验水平Ⅱ,正常检验一次抽样方案 | 4.0 | 5.1 | 6.1 |
| 表面金属杂质含量 | 按GB/T 2828.1—2012中一般检验水平Ⅱ,正常检验一次抽样方案 | 4.0 | 5.2 | 6.2 |
| 粒径尺寸 | 按GB/T 2828.1—2012中特殊检验 水平S-1,正常检验一次抽样方案 | 2.0 | 5.3 | 6.3 |
| 晶型 | 按GB/T 2828.1—2012中特殊检验 水平S-1,正常检验一次抽样方案 | 2.0 | 5.4 | 6.4 |

检验结果的判定

- 碳化硅粉各检验项目的检验结果接收质量限(AQL)应符合表3的规定，如有特殊要求由供需双方协商确定。

标志、包装、运输、贮存和随行文件

标志

包装标志

在检验合格的碳化硅粉内包装袋上应粘贴标签，标签需注明：

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 产品批号；

- 产品重量；

- 其它。

碳化硅粉外包装箱上应贴有标签，标签需注明：

  - 产品名称；

  - 产品规格；

  - 产品数量；

  - 供方名称、地址；

  - 出厂日期；

  - “小心轻放”“防撞”“防潮”标志或字样；

  - 其它

包装

将碳化硅粉放在洁净聚乙烯包装袋中，将包装袋抽真空密封。

将密封包装好的碳化硅粉连同随行文件一起放入包装箱内，周围用缓冲材料进行填充，防止移动或相互挤压。

运输

- 碳化硅粉在运输过程中应防止挤压、碰撞，并采取防震、防潮等措施。

贮存

    - 碳化硅粉应存放在干燥、无化学腐蚀的环境中。

随行文件

- 每批碳化硅粉应附有随行文件，除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期 或包装日期外，还需包括下列内容。

- 产品质量证明书，内容如下：

- 供方名称；

- 需方名称；

- 合同号；

- 产品名称、规格、牌号；

- 产品批号；

- 产品数量；

- 各项参数检验结果及检验方法；

- 检验部门印记和检验员盖章。

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果；

- 产品批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或印章。

- 其它。

订货单内容

- 需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，至少列出以下内容：

- 产品名称；

- 产品规格；

- 技术指标要求；

- 产品数量；

- 本文件编号；

- 其它。