征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金化学分析方法 第18部分：镁含量的测定

承办人：李绍文                                         共 02 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司

电  话：15225550349                  2026年4月20日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 全文 | 系列标准应增加“引言”内容 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| - 1 | 前言 | 技术变化的描述中删去关于附录的相关内容 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| - 2 | 全文 | 在第2章后新增“术语与定义”章节 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| - 8 | 1.范围 | “本标准适用于铜及铜合金中镁含量的测定。”修改为“本文件适用于铜及铜合金中镁含量的测定。” | 绍兴市特种设备检测院 | 采纳 |  |
|  | 8.5.1 | 工作曲线加入与试料分析过程相当的硼酸，消除基体干扰。 | 中铝检测科技（郑州）有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.5.1 | 工作曲线未做铜基体匹配，与试样基体不一致，产生基体效应。建议加入与试料基体相当量的纯铜，消除铜基体干扰。 | 中铝检测科技（郑州）有限公司 | 未采纳 | 经过试验表明，铜基体对结果无干扰，故可不做匹配 |
|  | 5 试剂 | 文件中所用的标准溶液可选择市售有证标准溶液 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |  |
|  | 表1 | 建议将试样量由“X.XXXg”修改为“X.XXg”，在不影响结果的情况下可以提升效率 | 山东众标企信检测科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4.7 精密度 | 建议重复性限和再现性限的计算在线性内插法外增加外延法 | 阜阳市产品质量监督检验所 | 采纳 |  |
| - 3 | 全文 | 建议检测下限由原先的0.010%下延至0.0010%,增加标准先进性 | 中铝材料应用研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  | 附录A | 因不同型号的仪器分析条件差别较大，建议删除仪器分析条件（推荐） | 山东众标企信检测科技有限公司 | 采纳 |  |

标准项目名称：铜及铜合金化学分析方法 第18部分：镁含量的测定

承办人：李绍文                                         共 02 页   第 02 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司

电  话：15225550349                   2026年4月20日填写

|  | 5.6 | 硝酸镧溶液配制建议补充：加热溶解，冷却后定容，防止结晶 | 有研亿金新材料有限公司 | 不采纳 | 实际配制过程未发现结晶现象，无需加热 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 9 | 全文 | 文件中公式符号注释应按照从上到下、从左到右的顺序 | 山西北铜新材料科技有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 回函无意见 | 绍兴市质量技术监督检测院 |  |  |
| - 1 |  | 回函无意见 | 佛山市华鸿铜管有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 云南铜业股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 浙江惟精新材料股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 昆明冶金研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 河南科技大学 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |  |  |

说明 ：①发送《征求意见稿》的单位数：19个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：19个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9个；

④没有回函的单位数：0个。