ICS 77.150.60 H  62

# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T  71—2026

代替YS/T  71—2013

粗        铅

Wet  lead

（预审稿）

2026-xx-xx发布                                               2027-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部    发 布

YS/T  71—20xx

前     言

本标准按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定拟修订铅标准文件。

本文件与YS/T 71-2013相比，主要技术变化如下：

——更改了标准的适用范围；

——调整了产品分类，新增两个牌号并增加对应砷含量要求；

——加严了砷有害杂质限量要求；

——对粗铅化学成分特殊要求内容修订；

——在要求内容中新增环保与安全要求；

——调整了组批中批量上限要求；

——对标准文本结构和编辑性内容进行了调整。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准负责起草单位：河南豫光金铅股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、湖南水口山有色金属集团有限公司、济源市万洋冶炼（集团）有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、昆明冶金研究院有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司。

本标准主要起草人：***。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 71—1993、YS/T 71—2004、YS/T 71—2013；

——YB 38—1982。

粗      铅

##### 1  范围

本标准规定了粗铅的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同(或订货单)内容。

本标准适用于以铅精矿、含铅二次资源为原料，经冶金炉熔炼所生产的粗铅。

##### 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约	规则与极限数值的表示和判定

YS/T 248 (所有部分)  粗铅化学分析方法

##### 3  术语和定义

##### 无

##### 4  产品分类

粗铅按化学成分分为5个牌号：Pb98.0C 、Pb96.0C 、Pb94.0C、Pb92.0C、Pb90.0C。

##### 5  要求

##### 5.1  化学成分

5.1.1  粗铅的化学成分应符合表1的规定。

表 1

| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pb含量，不小于 | 杂质含量，不大于 |  |
|  |  | Sb | As |
| Pb98.0C | 98.0 | 0.8 | 0.5 |
| Pb96.0C | 96.0 | 0.9 | 0.6 |
| Pb94.0C | 94.0 | 1.0 | 0.8 |
| Pb92.0C | 92.0 | - | 0.9 |
| Pb90.0C | 90.0 | - | 1.0 |

5.1.2 粗铅中的金、银为有价伴生金属，应按批测定，报出分析结果。

5.1.3  粗铅中铅及杂质的含量均为实测值。

5.1.4  粗铅中铅含量及杂质含量检测结果的修约规则按GB/T 8170 的规定执行。

5.1.5  需方对粗铅化学成分、低牌号杂质限值或特定有害元素有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在合同或订货单中明确注明。

##### 5.2  物理规格

5.2.1  粗铅锭浇铸成长方梯形，分为小锭和大锭两种规格。小锭两端应有突出耳部，锭重：30 kg～ 50 kg；大锭应设置完整、牢固可靠的吊环，锭重不大于 2.0 t，厚度不大于 400 mm。大锭吊环是否扣重及扣重方式，由供需双方协商确定。

5.2.2  对粗铅的物理规格有特殊规定或要求，由供需双方商定。

##### 5.3  外观质量

粗铅锭的表面应平整，没有炉渣、冰铜和飞边、毛刺。内部不得有夹层、包心和其他杂物。

##### 5.4   环保与安全要求

5.4.1 产品生产、包装、运输、贮存过程，应符合国家及地方相关法律法规和标准要求。

5.4.2 产品不得夹带危险废物，放射性指标应符合国家相关规定。

5.4.3 装卸、转运过程应采取抑尘、防渗、防流失措施，满足职业健康与环境保护要求。

##### 6  试验方法

6.1  粗铅的化学成分仲裁分析方法按 YS/T 248的规定进行。

6.2  粗铅的物理规格和外观质量用适当的工具和目视法进行检验。

##### 7  检验规则

##### 7.1  检查与验收

7.1.1  粗铅应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同(订货单)的规定，并填 写质量证明书。

7.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同(订货单)的规定不符时，应在收到产品之日起 30 d内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行，仲裁分析在供需双方认定的单位进行。

##### 7.2  组批

粗铅应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。批量不大于 100 t。

##### 7.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。外观质量逐锭检验。

##### 7.4  取样和制样

##### 7.4.1  仲裁取样

##### 7.4.1.1  小锭粗铅钻取法仲裁取样

从该批粗铅中每 50 锭取 1 锭为样锭，每5个样锭为一组(小批量不少于 5 个样锭)先正向竖直排列，在其表面划一对角线，从左到右，均在短边上取点，第一锭在四分之三处，第二锭在三分之二处，第三锭在二分之一处，第四锭在三分之一处，第五锭在四分之一处，各作长边的平行线与对角线的交点，即为钻孔点。然后5个样锭反向放置，用同样方法定点钻孔。在样锭表面及底面钻孔时，要清除污染物和氧化层。钻孔深度两面为二分之一样锭厚度。钻头直径为8 mm~10 mm,钻取时，不用任何润滑剂，钻速以铅屑不氧化为宜。小锭粗铅仲裁取样示意图如图1。

图 1 取样示意图

| 正向排列 | 反向排列 |
| --- | --- |

##### 7.4.1.2  小锭粗铅熔化法仲裁取样

从该批粗铅中每 50 锭取 3 锭为样锭(小批量不少于 20 块样锭),称重后在干净的熔炼锅内熔化，搅拌均匀后捞渣称重并分别取粗铅样和渣样，粗铅样不少于 1000 g,渣样按 1/100 随机抽取。熔化粗铅样化学成分的分析方法按 6.1 的规定执行，渣样化学成分的分析方法由供需双方协商，按比例计算该批粗铅的综合品位。

##### 7.4.1.3  大锭粗铅钻取法仲裁取样

每批粗铅按锭数的 3/10 随机抽取样锭(小批量不少于 5 块样锭),每 5 个样锭为一组先正向竖直排列，在其表面划一对角线，从左到右，均在短边上取点，第一锭在四分之三处，第二锭在三分之二处，第三锭在二分之一处，第四锭在三分之一处，第五锭在四分之一处，各作长边的平行线与对角线的交点，即为钻孔点。然后， 5 个样锭反向放置，用同样方法定点钻孔。在样锭表面及底面钻孔时，要清除污染物及 氧化层。钻孔深度两面为二分之一样锭厚度。钻头直径为 10 mm ~ 12 mm，钻取时，不用任何润滑剂，钻速以铅屑不氧化为宜，并防止样屑散失。

##### 7.4.1.4  大锭粗铅熔化法仲裁取样

大锭粗铅按锭数的 3/10 随机抽取样锭(小批量不少于 5 锭)分别称重后，在干净的熔炼锅内熔化， 搅拌均匀后捞渣称重并分别取粗铅样和渣样，粗铅样不少于 1000 g,渣样按 1/100  随机抽取。熔化粗铅样化学成分的分析方法按6.1的规定执行，渣样化学成分的分析方法由供需双方协商，按比例计算该批粗铅的综合品位。

##### 7.4.2  试样制备

7.4.2.1  将直接钻取和熔化后钻取的样屑剪碎至 4 mm以下，用磁铁除去加工时带入的铁屑，然后过 0.44 mm筛，筛上筛下物分别称重后，均分为三等份，筛上筛下各取一份组成一份试样。每份试样不少于 150 g,一份用于仲裁分析，供需双方各存一份。

7.4.2.2  将熔化后渣样缩分至500 g~1000 g制样，过 75 mm筛。筛上、筛下物分别称重后均分三等份，筛上、筛下各取一份组成一份试样，每份试样不少于 150 g, 一份用于仲裁分析，供需双方各存一份。

##### 7.5 检验结果判定

7.5.1  化学成分仲裁结果与本标准或合同(订货单)的规定不符时，该批判为不合格。

7.5.2  表面质量检验结果与本标准或合同(订货单)的规定不符时，按锭判为不合格。

##### 8  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

##### 8.1  标志

每批粗铅应有醒目的标识，其上注明供方名称、批号和重量。

##### 8.2 包装

粗铅可不包装。若有特殊要求，由供需双方商定。

##### 8.3 运输

粗铅应用防雨淋工具运输，不得污染产品。

##### 8.4 贮存

粗铅应贮存在清洁、干燥场所。

##### 8.5 质量证明书

每批粗铅应附有质量证明书，注明：

- a)  供方名称、地址；

b)  产品名称和牌号；

c)  批号；

d)  净重和件数；

e)  分析检验结果和技术监督部门印记；

f)  本标准编号；

g)  检验日期、出厂日期。

##### 9  合同(或订货单)内容

订购本标准所列材料的合同(或订货单)内容应包括下列内容：

- a)  产品名称；

- b)  产品牌号；

- c)  化学成分及外观质量等特殊要求；

- d)  重量；

- e)  本标准编号；

- f)  其他。