YS/T 310—XXXX
GB/T 26011-202X

[image: image1.wmf].

[image: image2.wmf].

 

前    言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 26011-2010《电缆护套用铅合金锭》,与GB/T26011-2010相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
更改了术语和定义，（见第3章，2010年版的第3章）；
更改了HTP1牌号的合金元素成分以及所有牌号杂质元素成分（见5.2，2010年版的第4章）；
国际贸易需要，HTP2牌号合金元素成分参照ASTM(美国材料与实验协会）B29-14标准中L51121牌号合金元素成分（见5.2）；

更改和增加了单锭重：27kg±3kg和48kg±3kg的规格（见5.2.2，2010年版的4.3.1）；

更改了当检验结果不符合时，需方向供方提出的时间限，由“15天”改为“30天”（见7.1.2，2010年版的6.1.2）；
     请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：水口山有色金属有限责任公司、河南豫光金铅股份有限公司、江苏海宝新能源有限公司、湖北金洋冶金股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、江苏春兴合金集团有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、郴州市产商品质量监督检验所。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XX、XX
本文件于2010年首次发布，本次为第一次修订。

电缆护套用铅合金锭

1  范围

本文件规定了电缆护套用铅合金锭的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和随行文件及订货单内容。

本文件适用于动力电缆、通讯电缆的护套用铅合金锭。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 469  铅锭

GB/T 4103（所有部分）铅及铅合金化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定
3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

电缆护套用铅合金  Lead alloys ingot for cable sheath bond 
以符合GB/T 469标准中化学成分的精炼铅为基体原料，按需添加锑、铜、碲、锡等合金元素，经熔炼和合金化处理后浇铸的铅合金。

4  产品分类 

电缆护套用铅合金锭按合金化学成分可分为HTP1、HTP2、HTP3、HTP4、HTP5、HTP6六个牌号。

5  技术要求
5.1  化学成分

电缆护套用铅合金锭的化学成分应符合表1的规定。

表1：电缆护套用铅合金锭牌号及化验成分

	牌号
	化学成分/%

	
	Sb
	Cu
	Sn
	Te
	As
	Ag
	Cd
	Bi
	Zn
	Mg
	Fe
	Ni
	Al
	Se
	S
	Pb

	HTP 1
	0.20〜0.50
	0.002
	0.10〜0.35
	0.02〜0.10
	0.001
	0.0008
	0.0003
	0.005
	0.0005
	0.005
	0.001
	0.002
	—
	—
	—
	余量

	HTP 2
	0.001
	0.04～0.08
	0.001
	—
	0.001
	0.0008
	0.0003
	0.005
	0.0005
	—
	0.001
	0.002
	0.0005
	0.001
	0.001
	余量

	HTP 3
	0.50〜1.0
	0.03〜0.05
	0.001
	—
	0.001
	0.0008
	0.0003
	0.005
	0.0005
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	余量

	HTP 4
	0.40〜0.70
	0.01〜0.10
	0.001
	0.02〜0.10
	0.001
	0.0008
	0.0003
	0.005
	0.0005
	0.005
	0.001
	0.002
	—
	—
	—
	余量

	HTP5
	—
	0.02〜0.05
	0.001
	0.03〜0.05
	0.001
	0.0008
	0.0003
	0.005
	0.0005
	0.005
	—
	0.002
	—
	—
	—
	余量

	HTP 6
	0.10〜0.30
	0.002
	0.25〜0.55
	0.002
	0.001
	0.0008
	0.0003
	0.005
	0.0005
	0.005
	—
	0.002
	—
	—
	—
	余量

	注：表中所列范围值为合金元素，单个值为杂质元素且是最高限量 


5.2  物理规格

5.2.1  电缆护套用铅合金锭呈长方锑形，锭两端有突出耳部、底部有两条打捆凹槽。

5.2.2  电缆护套用铅合金锭单重为：48kg±3kg、27kg±3kg

5.3  表面质量

5.3.1  电缆护套用铅合金锭表面不得有熔渣、粒状氧化物及外来污染物。

5.3.2  电缆护套用铅合金锭不得有冷隔、外来夹杂，飞边、毛刺尺寸不得大于 10 mm，超出部分允许修整处理。
5.4  特殊要求

对产品的化学成分、物理规格和表面质量有特殊要求时，由供需双方商定。
6  试验方法

6.1  电缆护套用铅合金锭的化学成分（除硫元素外）分析方法按GB/T 4103（所有部分）的规定进行，电缆护套用铅合金锭中硫元素的测定由供需双方商定。
6.2  电缆护套用铅合金锭的锭重用称量法检验。
6.3  电缆护套用铅合金锭的锭形及表面质量用目视法检验，必要时采用相应精度的量具进行检测。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  产品应由生产单位或第三方检验机构进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写随行文件。

7.1.2  需方可对收到的产品按本文件及订货单进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出异议，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应在需方现场由供需双方共同进行。

7.2  组批

    产品应成批提交检验，每批应由同一牌号、同一炉次的合金锭组成。
7.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理规格和表面质量的检验。

7.4  取样和制样

7.4.1  产品在浇铸时取光谱分析样时，至少取三块，且取样时间应均匀分布在同一批产品浇铸过程中。

7.4.2  产品化学成分的取样和制样按GB/T 469的规定进行或由供需双方商定。

7.4.3  产品的物理规格和表面质量逐锭检查。
7.5  检验结果的判定

7.5.1  产品的化学成分检验结果的数值修约按GB/T 8170的规定进行，采用修约值比较法进行判定。
7.5.2  产品的化学成分检测结果与本文件或订货单的规定不符时，判定该批不合格。

7.5.3  产品单锭的物理规格、表面质量与本文件或订货单的要求不符时，判定该锭不合格。

8  标志、包装、运输、贮存和随行文件
8.1  标志

8.1.1  每锭产品上应浇铸或打印生产单位商标、产品牌号（代号）、批号。

8.1.2  每捆产品上应粘贴标签，注明产品名称、生产日期、牌号（代号）、批号、捆号、净重、生产单位名称。

8.2  包装

产品应用镀锌冷轧钢带或聚对苯二甲酸乙二酯（PET）塑料带定量捆扎包装。
8.3  运输、贮存

8.3.1  产品应用无腐蚀性物质的运输工具装运。防止被雨淋。

8.3.2  产品应贮存在通风、干燥、无腐蚀性介质的库房内。

8.3.3  产品在运输与贮存过程中，因铅的自然氧化形成的灰色或灰白色表面薄膜时，不作为产品不合格判定依据。
8.4  特殊要求
需方如对产品的标志、包装、运输与贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

8.5  随行文件

每批产品应附有随行文件，注明：

a）生产单位名称、地址、商标、电话或传真；
b）产品名称、牌号；
c）批号；

d）净重、件数；
e）分析检验结果和质量监督部门印记以及检验员签名或盖章；

f）本文件编号；

g）生产日期、检验日期。
9  订货单内容

    需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）化学成分、物理规格、表面质量等特殊要求；
d）净重和件数；

e）本文件编号；

f）其他。
国家市场监督管理总局


国家标准化管理委员会








ICS.77.150.60


 H 62


        





发布





 202X—XX—XX 实施          





202X—XX—XX发布 





电缆护套用铅合金锭


Lead alloys ingot for cable sheath bond





（预审稿）








GB/T 26011-202X


               代替GB/T  26011-2010








� EMBED Word.Picture.6  ���





� EMBED Word.Picture.6  ���









II


_1234567890.doc
.���



�



�




_1234567891.doc
[image: image1.png]A4 N B 3t M E EH 22 br 4





.







