××××-××-××实施

××××-××-××发布

烧结金属材料(不包括硬质合金)

无切口冲击试样

Sintered metal materials, excluding hardmetals

— Unnotched impact test piece

(ISO 5754:2023, Sintered metal materials, excluding hardmetals — Unnotched impact test piece, IDT)

（草案）

GB/T 5318—20XX/ ISO 5754:2023

代替GB/T 5318-2017

中华人民共和国国家标准

ICS 77.160

H 22

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 5318-2017《烧结金属材料(不包括硬质合金)无切口冲击试样》。本文件与GB/T 5318-2017相比，主要有如下变动：

- 将“应用领域”合并至“范围”内（见第1章，2017年版第1、2章）；

- 更改了第1节中的注释，明确了“对于烧结金属多孔材料的冲击试验，无缺口试样的结果无法与致密金属材料的缺口试样冲击结果进行比较”（见第1章，2017年版第2章）；

- 增加了“术语和定义”章节。

- 增加了表1的注释，“为了增加模具的牢固性，可以在模冲和阴模的倒角处使用不大于1 mm 的半径。”（见第4章）。

本文件等同采用ISO 5754:2023《烧结金属材料(不包括硬质合金)无切口冲击试样》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位：钢铁研究总院有限公司、钢研昊普科技有限公司、安泰科技股份有限公司、中南大学、东睦新材料集团股份有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司、西部宝德科技股份有限公司、湖南屹林材料技术有限公司、苏州热工研究院有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、广东省科学院工业分析检测中心。

本文件主要起草人：张嘉武、李好峰、王彩芹、李继康、张淑兰、董莎莎、王守仁、朱峰、孙泽宇、罗志强、张洪坤、刘景超、李荣、张望成、罗坤杰、赵普、车立达、李美岁、关耀威、曲敬龙、陈杰。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1985年首次发布为GB/T 5318-1985、2017年第一次修订。；

——本次为第二次修订。

烧结金属材料(不包括硬质合金)

无切口冲击试样

- 1  范围

本文件规定了烧结金属材料(不包括硬质合金)无切口冲击试样的尺寸。试样可直接由压制烧结制成 ，也可由烧结制品经机械加工制成。

本文件适用于除硬质合金以外的所有烧结金属和合金材料。但对于某些孔隙度低或延展性大的烧结材料，建议采用带切口的试样更合适，在这种情况下，试验得出的结果分散性小。（此种情况下，参见GB/T 229)。

注：对于烧结金属多孔材料，依据本方法所获得的无缺口冲击试样的试验结果无法与致密金属材料的缺口试样冲击结果进行比较。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

ISO 148-1 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 (Sintered metal materials, excluding hardmetals — Unnotched impact test piece)

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  试样尺寸

4.1 试样尺寸见图1和表1。

图 1 试样尺寸图

表 1 试样尺寸                          单位为毫米

| L | A | B |
| --- | --- | --- |
| 55±1 | 10±0.2 | 10±0.2 |

注：为了增加模具的牢固性，可以在模冲和阴模的倒角处使用不大于 1 mm 的半径。

4.2 为辨认压制方向，试样应标以记号。冲击试样在夏比冲击试验机上依据 GB/T 229进行试验。冲击方向应与压制方向垂直(除另有规定外）。