标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称: 《锡精矿化学分析方法 第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》

承办人:冯振华、薛璟、孙计先

标准项目负责起草单位: 北矿检测技术股份有限公司    电话: 13811348334     2026年 3月10 日 填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析步骤1.2.1 | 中样品溶解完蒸至1-2mL，加入15 mL盐酸-硝酸混合酸（1.1.6）（当溶液转移至50mL容量瓶时加入7.5mL盐酸-硝酸混合酸（1.1.6））后，建议再加10mL浓盐酸，否则易水解。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 未采纳 | 实验过程中未发现有水解现象 |
| 2 | 分析步骤1.2.1 | 吹洗表面皿及杯壁建议使用10-15%的稀盐酸，移入容量瓶时也需使用10-15%的稀盐酸，稀释至刻度同样需用10-15%的稀盐酸，用水易水解。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 未采纳 | 实验过程中未发现有水解现象 |
| 3 | 实验2.3.1 | 试样溶解不完全，是否考虑硫酸发烟 | 昆明冶金研究院有限公司 | 未采纳 | 在2.3.2中采用碱融方式处理不溶物，实验发现不溶物无Sb、Bi、Zn、Cu、Ag |
| 4 | 实验试剂1.1.6 | 混合酸前，是的加“现配制”几个字 | 昆明冶金研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 文本前言 | 前言“与GB/T 1819.7-2017相比”更改为“与GB/T 1819.7-2017、GB/T 1819.8-2017、GB/T 1819.14-2017、GB/T 1819.16-2017相比” | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 文本前言a)、b)、c)、d)中 | “见2017版”中，补充标准号 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 文本引言 | 补充“第16部分” | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 文本试剂5.5 | 盐酸-硝酸混合酸，写清楚配制比例，“现用现配”修改为“用时现配”，混合酸比例与试验报告中统一 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 文本“7样品” | 按原标准执行 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 编制说明 | 将“干扰试验”等主要条件试验结果放入编制说明中 | 中国检验认证集团广东有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 文本8.5.1 | 删除表4后的“注”，其内容修改为“也可根据实际需求配制成混合标准工作曲线”，并置于“8.5.1”之后 | 北方铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 文本8.5.2 | 将“使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪选定波长处，以水调零”修改为“在与试液测定相同条件下，用水调零” | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 采纳 |  |
| 13 | 文本“9试验数据处理” | 试验数据处理中，根据“计算结果保留三位有效数字，小于0.010%时，保留二位有效数字”，并结合原标准，核对表1、表3中有效数字保留情况； | 大冶有色设计研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 14 |  | 复查5号梯度样品中锌的精密度数据，重新进行统计 |  | 采纳 |  |
| 15 |  | 无意见 | 防城海关综合技术服务中心 |  |  |
| 16 |  | 无意见 | 郴州众鑫检测有限公司 |  |  |
| 17 |  | 无意见 | 广东省科学院工业分析检测中心 |  |  |
| 18 |  | 无意见 | 郴州和俊检测有限公司 |  |  |
| 19 |  | 无意见 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

说明：

1)  发送征求意见函的单位：5个；

2)  收到征求意见函后，回复的单位：5个；

3)  收到征求意见函后，有意见和建议的单位：0个；

4)  没有回复意见的单位：0个。