GB/T 1819.7-202X
                                                        GB/T 1819.7-202X

锡精矿化学分析方法 

第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 

火焰原子吸收光谱法

编制说明

（征求意见稿）

北矿检测技术股份有限公司
2026年1月

一、工作简况

一） 任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会“关于印发《锡精矿化学分析方法》等 21项标准任务落实会会议纪要的通知”（有色标秘[2023]125号文件）要求，由北矿检测技术股份有限公司负责对《锡精矿化学分析方法 第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》国家标准进行起草，项目计划编号：20255136-T-YS，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243），项目计划完成时间为2026年x月。

二） 标准制定的目的和意义

锡精矿作为锡冶炼过程的主要原料，快速、高效地对其品质进行把控是十分必要的，检测锡精矿中锑、铋、锌、铜和银的含量，具有以下两个目的：

1）对锡精矿原料的品质进行把控，指导冶炼工艺参数的制定，保障锡冶炼产品质量。

锑和铋是锡冶炼中非常有害的杂质，在精炼过程中，它们很难与锡分离，会严重影响锡锭的力学性能和外观质量（如使锡变脆、硬度增加、产生“铋斑”等）。测定其含量可以帮助确定是否需要特殊的精炼工序（如结晶机、特殊熔剂处理）以及如何优化这些工序的参数。

 铜在熔炼过程中，铜会优先形成难熔的、坚硬的化合物（如Cu₆Sn₅），俗称“硬头”。这不仅会导致锡的损失，降低回收率，还会磨损和堵塞炉窑，影响设备寿命和连续生产。测定铜含量可以预测“硬头”的生成量，从而调整配料和操作条件。

 锌的沸点较低（907℃），在还原熔炼过程中，锌会挥发进入烟尘。如果含量高，不仅会造成锡的伴生损失（因为部分锡也会被裹挟挥发），还会增加烟尘处理系统的负荷和复杂性，并可能对后续烟尘回收工艺造成干扰。

2）有助于锡冶炼行业绿色发展、实现“双碳”目标。

根据国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》、《工业领域碳达峰实施方案》以及《“十四五”节能减排综合工作方案》，到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，并且在2030年前，工业领域要实现碳达峰。节能减排是解决经济发展与资源环境的矛盾的必然要求，是实现“双碳”目标的必经之路，有色金属行业是实现碳达峰过程中的重点关注行业。在锡冶炼过程中，锌、锑等会进入烟气、烟尘或炉渣中，若处理不当会造成重金属污染，提前知晓其含量，有助于设计和运行高效的环保设施（如布袋除尘、电除尘、洗涤塔），确保达标排放。

三)  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

3.1 主要参加单位情况

        北矿检测技术股份有限公司为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可

实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领

域具有权威地位，在国际上也享有一定声誉。公司拥有多台电感耦合等离子体原子发射光谱仪、火焰原子

吸收光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、原子荧光光谱仪等具备科学研究所需的仪器设备。公司经过六十

多年的积累和发展，已具备高水平的检验检测技术能力，业务涵盖矿产、冶炼、环境、资源、材料等众多

领域。检测结果得到国际认可，具有ISO/IEC17025 实验室认可、国家级实验室资质认定、国家质检中心授

权“三合一”资质。2016 年成为伦敦金属交易所（LME）在中国首家取样和化验机构LSA，承担国际仲裁业务，并于2019 年承办世界采样和混样大会。北矿检测公司发布国家、行业标准300 余项，国际标准近10

项，出版学术著作20 余部，获国家和省部级等科技成果及专利近百项，是具有国际竞争力和影响力的权威

检测机构。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

3.2 主要工作成员所负责的工作情况
根据全国有色金属标准化技术委员会“关于印发《锡精矿化学分析方法》等 21项标准任务落实会会议纪要的通知”（有色标秘[2023]125号文件）要求，北矿检测技术股份有限公司负责本标准的起草工作。云南锡业矿冶检测中心有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广西华锡集团股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司等6家单位参与本标准的一验工作；中国检验认证集团广西有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、紫金矿业集团股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、金隆铜业有限公司、山西北方铜业有限公司、防城海关综合技术服务中心、国标（北京）检验认证有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、云南锡业股份有限公司锡业分公司、郴州众鑫检测有限公司、郴州和俊检测有限公司等12家单位参加本标准的二验工作。防城海关综合技术服务中心、郴州众鑫检测有限公司、郴州和俊检测有限公司由于仪器设备、公司内部事务等原因退出本标准的验证工作，最后总共15家单位参与本标准的验证工作。本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1主要参加单位及任务分工
	序号
	单位名称
	人员
	分工

	1
	北矿检测技术股份有限公司
	冯振华、薛璟、孙计先
	提供标准起草样品，负责调研、负责全过程的标准编制、标准起草、协调工作

	2
	铜陵有色金属集团股份有限公司
	周卫平、丁丹、胡瑞芬
	参与标准起草、提供相关的验证数据（一验）

	3
	云南锡业矿冶检测中心有限公司
	张建德、陈树莲
	参与标准起草、提供相关的验证数据（一验）

	4
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	胡胭脂、何剑文
	参与标准起草、提供相关的验证数据（一验）

	5
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	王蒋亮、廖云安
	参与标准起草、提供相关的验证数据（一验）

	6
	昆明冶金研究院有限公司
	杨伟、杨喆涵
	参与标准起草、提供相关的验证数据（一验）

	7
	广西华锡有色金属股份有限公司
	黄小美、方翠玲
	参与标准起草、提供相关的验证数据（一验）

	8
	国标（北京）检验认证有限公司
	胡梦桥、强文志
	参与标准起草、提供相关的验证数据（二验）

	9
	紫金矿业集团股份有限公司
	赖秋祥、龙秀甲
	参与标准起草、提供相关的验证数据（二验）

	10
	中国检验认证集团广东有限公司
	陈瑞杨、武玉艳
	参与标准起草、提供相关的验证数据（二验）

	11
	北方铜业股份有限公司
	牛天荣、孙嘉奇
	参与标准起草、提供相关的验证数据（二验）

	12
	云南锡业股份有限公司锡业分公司
	杨敏、何珂青
	参与标准起草、提供相关的验证数据（二验）

	13
	中国检验认证集团广西有限公司
	张璐、钟贵远
	参与标准起草、提供相关的验证数据（二验）

	14
	长沙矿冶院检测技术有限责任公司
	李兴旺
	参与标准起草、提供相关的验证数据（二验）

	15
	大冶有色设计研究院有限公司
	肖泽红、熊梅瑜
	参与标准起草、提供相关的验证数据（二验）

	16
	金隆铜业有限公司
	李萍、潘朝华
	参与标准起草、提供相关的验证数据（二验）


3.3 主要工作过程

3.3.1调研阶段

北矿检测技术股份有限公司对锡精矿中的锑、铋、锌、铜和银含量范围进行了全面调研，同时向各个科研、生产单位对GB/T 1819.7-2017《锡精矿化学分析方法 第7部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.8-2017《锡精矿化学分析方法 第8部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.14-2017《锡精矿化学分析方法 第14部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.16-2017《锡精矿化学分析方法 第16部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法》实际应用情况进行了解，最终向全国有色金属标准化技术委员会提交了《锡精矿化学分析方法 第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的立项建议书。

3.3.2立项阶段

根据国家标准化管理委员会标准计划项目的安排要求，全国有色金属标准化技术委员会于2023年11月1日~4日于云南省昆明市召开2023年全国有色金属标准化技术委员会年会。会议确定了《锡精矿化学分析方法 第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》项目负责起草单位、起草单位及验证单位，明确了样品的制备单位以及各项工作时间进度要求（会议纪要见有色标秘[2023]125号文件）。会议落实了参与该标准的一验单位、二验单位，时间安排为：2024年4月底前，主编单位完成样品准备。2024年8月将完成的试验报告发至各验证单位，各单位开始验证工作，反馈验证意见。9月预审，12月审定。

3.3.3任务落实及起草阶段

北矿检测技术有限公司接到本标准的起草任务后，组织成立了有色金属行业标准起草小组，明确了标准的进度安排、任务分工、确定了编制标准的工作计划及技术路线，2024年3月北矿检测技术股份有限公司开展试验样品的成分设计和制备，共制备锡精矿中的锑、铋、锌、铜和银含量不同梯度的6个试验样品，经检验成分均匀，可以作为该标准试样研究的统一样品。2024年9月完成试验报告、草案编写，10月寄送样品，各验证单位开始验证。2025年2月对已收集到的验证数据进行了统计分析，编写预审稿、编制说明等材料。北矿检测技术股份有限公司按计划完成起草阶段。

3.3.4征求意见阶段

1）验证单位反馈意见

截至2026年1月，各验证单位反馈意见如下：

“分析步骤1.2.1中样品溶解完蒸至1-2mL，加入15 mL盐酸-硝酸混合酸（1.1.6）（当溶液转移至50mL容量瓶时加入7.5mL盐酸-硝酸混合酸（1.1.6））后，建议再加10mL浓盐酸，否则易水解。”（深圳市中金岭南有色金属股份有限公司）。未采纳（实验过程中未发现有水解现象）。

“分析步骤1.2.1中，吹洗表面皿及杯壁建议使用10-15%的稀盐酸，移入容量瓶时也需使用10-15%的稀盐酸，稀释至刻度同样需用10-15%的稀盐酸，用水易水解。” （深圳市中金岭南有色金属股份有限公司）。未采纳（实验过程中未发现有水解现象）。

实验2.3.1“试样溶解不完全，是否考虑硫酸发烟”（昆明冶金研究院有限公司）。未采纳（实验在2.3.2中采用碱融方式处理不溶物，实验发现不溶物无Sb、Bi、Zn、Cu、Ag）

实验试剂1.1.6混合酸前，是否加“现配制”几个字（昆明冶金研究院有限公司）。采纳。

2）预审会
2026年1月20日,全国有色金属标准化技术委员会在广东珠海召开重金属标准工作会，来自北矿检测技术股份有限公司、云南锡业矿冶检测中心有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司、 中国检验认证集团广西有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、山西北方铜业有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、金川集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、格林美股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司等多家单位的近70名专家参加了会议。会议对《锡精矿化学分析方法 第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的技术内容、标准讨论稿、试验报告及验证报告进行了详细的分析和讨论，对标准提出了如下意见：

前言“与GB/T 1819.7-2017相比”更改为“与GB/T 1819.7-2017、GB/T 1819.8-2017、GB/T 1819.14-2017、GB/T 1819.16-2017相比”，采纳，已修改。

前言a)、b)、c)、d)中，“见2017版”中，补充标准号。采纳，已修改。

引言中补充“第16部分”。采纳，已补充。

文本试剂5.5中，盐酸-硝酸混合酸，写清楚配制比例，“现用现配”修改为“用时现配”，混合酸比例与试验报告中统一。采纳，已修改。

“7样品”按原标准执行。采纳，已修改。

将“干扰试验”等主要条件试验结果放入编制说明中。采纳，已补充。

删除表4后的“注”，其内容修改为“也可根据实际需求配制成混合标准工作曲线”，并置于“8.5.1”之后。采纳，已修改。

“8.5.2”中，将“使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪选定波长处，以水调零”修改为“在与试液测定相同条件下，用水调零”。采纳，已修改。

9试验数据处理中，根据“计算结果保留三位有效数字，小于0.010%时，保留二位有效数字”，并结合原标准，核对表1、表3中有效数字保留情况。采纳，已修改。

复查5号梯度样品中锌的精密度数据，重新进行统计。采纳，已对精密度数据重新统计。
3）发函征求意见
共发征求意见函5份，回函5份，回函有意见或建议的单位0份。根据征求意见稿的意见，具体内容见意见处理汇总表。

3.3.5 审查阶段

1）技术专家审查
2）委员审查阶段
3.3.6 委员电子投票阶段
3.3.7 报批阶段

二、标准编制原则

2.1 符合性

本标准是根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的规定编写。

2.2 适用性和先进性

本标准通过充分调研，结合锡精矿生产和使用的实际需求，确定测定方法和测定范围，提高了本标准的适用性。通过充分调研，采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确好、在行业内普及的分析方法（固体直接进样法），能很好地满足行业对锡精矿中锑、铋、锌、铜和银含量分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

三、确定标准主要内容的论据

对锡精矿样品溶解方法的选择、测定酸度和基体以及共存离子的干扰情况排除等进行条件实验，具体结果见试验报告。

1 试验

1.1 测定方法概要

试料用盐酸、硝酸、氟化氢铵分解，在稀王水介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪选定波长处，测量锑、铋、锌、铜和银的吸光度。
1.2  方法测定范围

根据在锡精矿含量分布情况结合方法的实际应用，各元素的测定范围见表2。

表2 测定范围
	元素
	测定范围/%
	元素
	测定范围/%

	Sb
	0.050~5.00
	Cu
	0.005~2.00

	Bi
	0.005~2.50
	Ag
	0.001~0.10

	Zn
	0.005~3.50
	
	


1.3  试验条件的选择及干扰情况排除

1.3.1 溶样酸种类的选择

实验整理了GB/T 1819.6-2004、GB/T 1819.7-2017、GB/T 1819.8-2017、GB/T 1819.14-2017、GB/T 1819.16-2017等5部分的溶样方法，具体见表3。从表3总结可知锡精矿中Sb、Bi、Zn、Cu、Ag的溶样方法多为酸溶，溶样的酸种类一般采用盐酸-硝酸和盐酸-硝酸-氟化铵。

表3 各标准溶样方法对比

	标准
	溶样方法

	GB/T 1819.6-2004《锡精矿化学分析方法 第6部分：锑量的测定 火焰原子吸收光谱法》
	将试料置于 150 mL烧杯中,加入 7mL盐酸，盖上表皿，加热溶解2 min~3 min，加入2 mL硝酸，低温溶解蒸发至体积为5mL~6mL左右,取下冷却,移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

	GB/T 1819.7-2017《锡精矿化学分析方法 第7部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法》
	将试料置于 100 mL烧杯中。用少量水润湿，加入10 mL盐酸、0.5 mL氟化铵溶液，盖表面皿，低温加热分解3 min~5 min，稍冷，加入5mL硝酸，继续加热蒸发至体积1mL~2 mL取下，冷却。

	GB/T 1819.8-2017《锡精矿化学分析方法 第8部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》
	将试料置于200mL聚四氟乙烯烧杯中。用少量水润湿，加入15 mL盐酸，加盖表皿，低温加热分解3 min~5 min，稍冷，加入5 ml硝酸，继续加热蒸至近干，取下,冷却。加入5 mL盐酸，用水吹洗表面皿及杯壁，低温加热使盐类溶解完全，取下，冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

	GB/T 1819.14-2017《锡精矿化学分析方法 第14部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》
	将试料置于 150 mL烧杯中，加入15mL盐酸，盖表面皿，低温加热溶解 10 min，加5mL硝酸，加热溶解并蒸至近干，取下，稍冷。加入10mL盐酸，微热溶解盐类，取下，冷却至室温。试液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度,混匀。

	GB/T 1819.16-2017《锡精矿化学分析方法 第16部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法》
	将试料置于100mL烧杯中,用少许水润湿，加入1mL氟化铵溶液，12mL盐酸，盖表面皿，低温加热5 min，加入4mL硝酸，加热溶解并蒸发至近干。取下，稍冷。加入盐酸-硝酸混合酸，低温加热溶解盐类，取下，冷却。移人容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置澄清。


根据现有常用溶样方法，实验分别采用4种不同种类的酸对1个锡精矿标准样品（GBW 07231）和5个锡精矿代表样品进行处理（其中方法3和方法4推荐使用聚四氟乙烯烧杯及聚四氟乙烯烧杯盖）。

实验步骤为：称取0.50g试样，精确至0.0001g。将试样置于150mL烧杯中，用少量水润湿样品。加入15mL盐酸、0.5 mL氟化铵溶液（200g/L）或2mL氢氟酸，加盖表面皿，低温加热分解3min～5min，稍冷，加入5 mL硝酸（和2mL高氯酸），继续加热蒸发至体积约1 mL～2 mL，取下，冷却。其中锡精矿标准样品（GBW 07231）测定结果见表4，5个锡精矿代表样品测定结果见表5。

表4 不同种类酸溶样锡精矿标准样品（GBW 07231）测定结果对比

	溶样酸种类
	测定结果/%
	标样值/%

	
	Sb
	Bi
	Zn
	Cu
	Sb
	Bi
	Zn

	方法一：15mL盐酸+5mL硝酸+2mL氟化铵
	0.023
	0.034
	0.25
	0.093
	0.024
	0.034
	0.264

	方法二：15mL盐酸+5mL硝酸
	0.023
	0.032
	0.24
	0.093
	
	
	

	方法三：15mL盐酸+5mL硝酸+2mL氢氟酸
	0.023
	0.033
	0.25
	0.093
	
	
	

	方法四：15mL盐酸+5mL硝酸+2mL氢氟酸+2mL高氯酸
	0.023
	0.033
	0.24
	0.092
	
	
	


表5 不同种类酸溶样锡精矿代表样品结果对比

	酸种类
	样品编号
	测定结果/%

	
	
	Sb
	Bi
	Zn
	Cu
	Ag

	方法一：15mL盐酸+5mL硝酸+2mL氟化铵
	1
	0.68 
	1.01 
	1.20 
	0.64 
	0.044

	
	2
	0.061 
	0.029 
	0.28 
	0.046
	0.0012

	
	3
	3.27 
	0.48 
	2.11 
	1.11 
	0.025

	
	4
	4.43 
	2.41 
	3.80
	2.06 
	0.062

	
	5
	2.03
	1.67
	0.37 
	1.12 
	0.0040

	方法二：15mL盐酸+5mL硝酸
	1
	0.64 
	1.09 
	1.10 
	0.64 
	0.045 

	
	2
	0.060
	0.028 
	0.28 
	0.046 
	0.0013

	
	3
	3.30 
	0.50 
	2.12 
	1.11 
	0.025

	
	4
	4.51 
	2.41
	3.87 
	2.10 
	0.061 

	
	5
	2.03 
	1.78 
	0.41 
	1.14 
	0.0044 

	方法三：15mL盐酸+5mL硝酸+2mL氢氟酸
	1
	0.68 
	1.00 
	1.27 
	0.65 
	0.045

	
	2
	0.069 
	0.026 
	0.27 
	0.048 
	0.0012

	
	3
	3.34 
	0.47 
	2.22 
	1.10 
	0.025

	
	4
	4.41 
	2.43 
	3.85 
	2.06 
	0.058

	
	5
	1.94 
	1.65 
	0.37 
	1.11 
	0.0041

	方法四：15mL盐酸+5mL硝酸+2mL氢氟酸+2mL高氯酸
	1
	0.65 
	0.97 
	1.25 
	0.62 
	0.044

	
	2
	0.066 
	0.026 
	0.27 
	0.048 
	0.0013

	
	3
	3.30 
	0.48 
	2.22 
	1.10 
	0.025

	
	4
	4.38 
	2.43 
	3.74 
	2.05 
	0.061

	
	5
	1.92 
	1.64 
	0.36 
	1.12 
	0.0041


从表4和表5实验结果来看，Sb、Bi、Zn、Cu、Ag的测定结果在大部分情况下未出现显著性差异。但采用方法4溶样对冒高氯酸烟的控制有较高要求，当高氯酸烟冒尽时Sb、Bi含量测定结果会显著偏低，同时采用方法3和方法4由于氢氟酸对玻璃有较大的侵蚀性，采用普通玻璃烧杯会额外引入较大量的硅。因此综合考虑，实验采用方法1溶样。
1.3.2 不溶物中Sb、Bi、Zn、Cu、Ag的测定

由于锡精矿中二氧化锡等成分难溶于酸，采用酸溶法分解试样后，溶液中含有不溶物。为了确定不溶物中是否含有待测元素，实验采用过氧化钠熔融法测定了沉淀中的Sb、Bi、Zn、Cu、Ag。

        实验流程：采用倾泻法，以快速滤纸过滤分析步骤1.2.1中定容于100mL容量瓶中的溶液。用20mL10%盐酸洗涤容量瓶及滤纸10遍，用30mL水洗涤滤纸10遍。将滤纸和残渣移入25mL高型刚玉坩埚中，在105℃烘箱中烘干后移入炉门微开的500℃高温炉中灰化至完全。取出稍冷，加入2g过氧化钠于坩埚中，用细玻璃棒搅匀，用小毛刷扫净细玻璃棒，再覆盖1g过氧化钠，将坩埚移入已升温至500℃的高温炉中，继续升温至700℃，熔融20min，取出稍冷。将坩埚移入预先盛有40mL水的250mL烧杯中，低温加热至熔块溶解完全。用10mL水分多次洗涤坩埚，再用少量盐酸洗净坩埚。用15%盐酸-硝酸混合酸将溶液转移至100mL容量瓶，以15%盐酸-硝酸混合酸稀释至刻度，混匀。

移取10.00mL上述溶液于100mL容量瓶中，以15%盐酸-硝酸混合酸稀释至刻度，混匀。采用火焰原子吸收光谱法测定溶液中的Sb、Bi、Zn、Cu、Ag的浓度，结果见表6。从测定结果可看出，沉淀中基本上不含有Sb、Bi、Zn、Cu、Ag等元素。

表6 不溶物中Sb、Bi、Zn、Cu、Ag的浓度/μg·mL-1

	样品编号
	Sb
	Bi
	Zn
	Cu
	Ag

	1
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	/
	/
	/
	/
	/

	3
	/
	0.01
	/
	/
	/

	4
	0.01
	/
	/
	0.01
	/

	5
	/
	/
	0.01
	/
	/


1.3.3  测定酸度的选择

于一定浓度的Sb、Bi、Zn、Cu、Ag标准溶液中，分别考察了盐酸-硝酸混合酸体积分数分别为5%、10%、15%、20% 时，对其测定结果的影响，结果见表3-6。从表7实验数据可以看出， 酸度对Sb、Bi、Zn、Cu、Ag的吸光度影响不大。考虑到样品中锑、铋均是易水解元素，因此控制测定溶液酸度为15%盐酸-硝酸混合酸。

表7 不同浓度酸介质的影响

	混合酸浓度%（V/V）
	5
	10
	15
	20

	Sb吸光度
	0.50μg /mL
	0.0092
	0.0089
	0.0091
	0.0093

	
	10.00μg /mL
	0.166
	0.168
	0.166
	0.163

	Bi吸光度
	0.50μg /mL
	0.073
	0.0075
	0.0076
	0.0075

	
	10.00μg /mL
	0.195
	0.197
	0.193
	0.194

	Zn吸光度
	0.25μg /mL
	0.0356
	0.0350
	0.0354
	0.0354

	
	5.00μg /mL
	0.473
	0.477
	0.480
	0.476

	Cu吸光度
	0.25μg /mL
	0.0393
	0.0386
	0.0388
	0.0391

	
	5.00μg /mL
	0.525
	0.531
	0.529
	527

	Ag吸光度
	0.10μg /mL
	0.166
	0.0169
	0.0169
	0.0163

	
	2.50μg /mL
	0.390
	0.389
	0.385
	0.387


1.3.4共存元素干扰实验

锡精矿中主要存在的元素有Sn、Sb、Bi、Zn、Cu、Ag、As、Fe等元素。现行的YS/T 339-2011《锡精矿》产品标准除规定主元素Sn含量不小于40.00%外，其余各杂质元素最高含量分别为：As（≤2.50%））、Sb（≤0.90%）、Bi（≤1.20%）、Zn（≤1.60%）、Cu（≤1.6%）、Fe（≤16.00%），同时GB/T 1819.7-2017、GB/T 1819.8-2017、GB/T 1819.14-2017、GB/T 1819.16-2017以及修订后本标准定Sb、Bi、Zn、Cu、Ag的测定范围分别为Sb（0.005%~5.00%）、Bi（0.005%~2.50%）、Zn（0.005%~3.50%）、Cu（0.005%~2.00%）、Ag（0.0010%~0.10%）， 因此Sb、Bi、Zn、Cu、Ag、As的元素干扰上限分别定为Sb（5.00%）、Bi（2.50%）、Zn（3.50%）、Cu（2.00%）、Ag（0.10%）、As（2.50%）、Fe（16.00%）。
由于锡精矿中锡元素多以二氧化锡的形式存在，其难溶于酸，因此针对锡实验采用ICP-OES法测定了经处理后溶液（实验报告1.2.1）中锡含量，结果见表8。由表8结果可以看出锡精矿样品中只有极少量的锡溶解出来，其最高含量不超过5mg。
表8 溶液中锡含量/mg
	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	锡含量/mg
	0.71
	0.14
	3.51
	0.16
	0.15
	0.23


本方法称取样品量为0.50g，因此综合考虑确定本方法元素干扰实验中各杂质元素的加入量为：Sn（5 mg）、Sb（25mg）、Bi（12.5mg）、Zn（18mg）、Cu（10mg）、Ag（0.5mg）、As（12.5mg）、Fe（80mg）。
1.3.4.1 单元素干扰
        按表9分别取一定量的Sb、Bi、Zn、Cu、Ag标准溶液于100mL容量瓶中，分别加入下列杂质元素，加入15 mL盐酸-硝酸混合酸（3+1），用水稀至刻度，混匀。考察共存元素的干扰情况，结果见表9。

表9单元素的干扰

	干扰元素
	干扰加入量/mg
	吸光度

	
	
	Sb μg /mL
	Bi μg /mL
	Zn μg /mL
	Cu μg /mL
	Ag μg /mL

	
	
	0.50
	10.00
	0.50
	10.00
	0.25
	5.00
	0.25
	5.00
	0.10
	2.50

	不加
	0
	0.0091
	0.166
	0.0076
	0.193
	0.0354
	0.480
	0.0388
	0.525
	0.0169
	0.385

	Sn
	5
	0.0088
	0.161
	0.0072
	0.191
	0.0350
	0.483
	0.0391
	0.531
	0.0162
	0.381

	Sb
	25
	/
	/
	0.0072
	0.192
	0.0350
	0.484
	0.0392
	0.523
	0.0165
	0.385

	Bi
	12.5
	0.0091
	0.168
	/
	/
	0.0351
	0.482
	0.0395
	0.525
	0.0165
	0.384

	Zn
	18
	0.0087
	0.166
	0.0074
	0.190
	/
	/
	0.0393
	0.526
	0.0169
	0.385

	Cu
	10
	0.0091
	0.163
	0.0078
	0.191
	0.0353
	0.477
	/
	/
	0.0172
	0.385

	Ag
	0.5
	0.0090
	0.165
	0.0079
	0.193
	0.0356
	0.479
	0.0388
	0.531
	/
	/

	As
	12.5
	0.0086
	0.170
	0.0073
	0.199
	0.0349
	0.486
	0.0384
	0.520
	0.0163
	0.082

	Fe
	80
	0.0084
	0.161
	0.0074
	0.198
	0.0350
	0.485
	0.0392
	0.530
	0.0173
	0.390


        从表9可以看出，加入的Sn、Sb、Bi、Zn、Cu、Ag、Fe等干扰元素对所测定元素基本没有干扰。 

1.3.4.2 混合元素干扰
        按表10分别取一定量的Sb、Bi、Zn、Cu、Ag标准溶液于100mL容量瓶中，分别加入下列杂质元素，加入15mL盐酸-硝酸混合酸，用水稀至刻度，混匀。考察共存元素的混合干扰情况，结果见表10。从表10可以看出，加入的Sn、Sb、Bi、Zn、Cu、Ag、Fe混合干扰元素对所测定元素没有干扰。

表10 混合元素的干扰试验

	干扰元素加入量mg
	吸光度

	
	Sb μg /mL
	Bi μg /mL
	Zn μg /mL
	Cu μg /mL
	Ag μg /mL

	
	0.50
	10.00
	0.50
	10.00
	0.25
	5.00
	0.25
	5.00
	0.10
	2.50

	不加干扰
	0.0091
	0.166
	0.0076
	0.193
	0.0354
	0.480
	0.0388
	0.525
	0.0169
	0.385

	Sn 5mg、Bi 12.5mg、Zn 18mg、Cu 10 mg、Ag 0.5mg、As 12.5mg、Fe 80mg
	0.0093
	0.169
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	Sn 5mg、Sb 25mg、Zn 18mg、Cu 10 mg、Ag 0.5mg、As 12.5mg、Fe 80mg
	/
	/
	0.0080
	0.199
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	Sn 5mg、Sb 25mg、Bi 12.5mg、Cu 10 mg、Ag 0.5mg、As 12.5mg、Fe 80mg
	/
	/
	/
	/
	0.0347
	0.489
	/
	/
	/
	/

	Sn 5mg、Sb 25mg、Bi 12.5mg、Zn 18mg、Ag 0.5mg、As 12.5mg、Fe 80mg
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0392
	0.0517
	/
	/

	Sn 5mg、Sb 25mg、Bi 12.5mg、Zn 18mg、Cu 10 mg、As 12.5mg、Fe 80mg
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0163
	0.391


2  试样分析

2.1 精密度试验

按照试验方法，选取6不同梯度的锡精矿样品进行精密度试验，结果见表11。

表11 精密度试验

	样品编号
	测定元素
	单次测定结果%
	平均值%
	标准偏差%
	相对标准偏差%

	1
	Sb
	0.639 
	0.670 
	0.684 
	0.681 
	0.650 
	0.643 
	0.667 
	0.662 
	0.01798 
	2.72 

	
	Bi
	1.009 
	1.070 
	1.020 
	1.015 
	1.024 
	1.035 
	1.031 
	1.029 
	0.02001 
	1.94 

	
	Zn
	1.137 
	1.207 
	1.199 
	1.243 
	1.223 
	1.239 
	1.104 
	1.193 
	0.05291 
	4.43 

	
	Cu
	0.635 
	0.623 
	0.646 
	0.645 
	0.654 
	0.636 
	0.635 
	0.639 
	0.00995 
	1.56 

	
	Ag
	0.0439 
	0.0451 
	0.0446 
	0.0441 
	0.0454 
	0.0454 
	0.0459 
	0.045 
	0.00073 
	1.62 

	2
	Sb
	0.061 
	0.060 
	0.067 
	0.067 
	0.065 
	0.065 
	0.065 
	0.064 
	0.00256 
	3.99 

	
	Bi
	0.029 
	0.028 
	0.025 
	0.026 
	0.026 
	0.028 
	0.030 
	0.027 
	0.00175 
	6.40 

	
	Zn
	0.285 
	0.268 
	0.275 
	0.275 
	0.280 
	0.270 
	0.269 
	0.274 
	0.00621 
	2.26 

	
	Cu
	0.0447 
	0.0444 
	0.0450 
	0.0438 
	0.0478 
	0.0456 
	0.0431 
	0.045 
	0.00151 
	3.37 

	
	Ag
	0.0012 
	0.0012 
	0.0012 
	0.0011 
	0.0013 
	0.0011 
	0.0013 
	0.0012 
	0.00007 
	5.74 

	3
	Sb
	3.271 
	3.298 
	3.280 
	3.176 
	3.204 
	3.317 
	3.205 
	3.250 
	0.05448 
	1.68 

	
	Bi
	0.485 
	0.497 
	0.485 
	0.484 
	0.474 
	0.482 
	0.479 
	0.484 
	0.00697 
	1.44 

	
	Zn
	2.115 
	2.144 
	2.119 
	2.114 
	2.152 
	2.163 
	2.216 
	2.146 
	0.03634 
	1.69 

	
	Cu
	1.110 
	1.108 
	1.107 
	1.085 
	1.092 
	1.106 
	1.108 
	1.102 
	0.00983 
	0.89 

	
	Ag
	0.0255 
	0.0253 
	0.0253 
	0.0253 
	0.0251 
	0.0256 
	0.0253 
	0.025 
	0.00013 
	0.53 

	4
	Sb
	4.706 
	4.592 
	4.434 
	4.430 
	4.539 
	4.529 
	4.511 
	4.534 
	0.09508 
	2.10 

	
	Bi
	2.414 
	2.464 
	2.414 
	2.429 
	2.437 
	2.358 
	2.408 
	2.418 
	0.03249 
	1.34 

	
	Zn
	3.773 
	3.767 
	3.811 
	3.803 
	3.746 
	3.757 
	3.799 
	3.779 
	0.02492 
	0.66 

	
	Cu
	2.055 
	2.069 
	2.034 
	2.020 
	2.052 
	2.028 
	2.035 
	2.042 
	0.01740 
	0.85 

	
	Ag
	0.0622 
	0.0629 
	0.0607 
	0.0605 
	0.0604 
	0.0607 
	0.0619 
	0.061 
	0.00100 
	1.62 

	5
	Sb
	2.078 
	2.062 
	2.030 
	1.994 
	2.014 
	1.990 
	2.027 
	2.028 
	0.03265 
	1.61 

	
	Bi
	1.665 
	1.648 
	1.637 
	1.648 
	1.722 
	1.716 
	1.749 
	1.684 
	0.04420 
	2.63 

	
	Zn
	0.380 
	0.382 
	0.371 
	0.388 
	0.393 
	0.394 
	0.395 
	0.386 
	0.00886 
	2.29 

	
	Cu
	1.120 
	1.114 
	1.106 
	1.088 
	1.108 
	1.126 
	1.140 
	1.115 
	0.01632 
	1.46 

	
	Ag
	0.00403 
	0.00413 
	0.00419 
	0.00407 
	0.00409 
	0.00411 
	0.00416 
	0.004 
	0.00005 
	1.31 

	6
	Ag
	0.118 
	0.113 
	0.120 
	0.121 
	0.119 
	0.121 
	0.122 
	0.119 
	0.00316 
	2.65 


试验结果表明，该方法精密度好、准确度高，适合于作为锡精矿中锑、铋、锌、铜和银含量的测定的国家标准分析方法。

2.2 加标回收试验

试验选取1#、3#两个样品，按12中的称取相应量样品并加入一定量的待测元素，然后按分析步骤进行试验，计算出元素的加标回收率，结果列于表12。

表12 回收率试验

	样品编号
	称样量/g
	本底值量/mg
	加入量/mg
	测得量/mg
	回收率%

	1
	Sb
	0.5002 
	3.312 
	3.00 
	6.33 
	100.55 

	
	Bi
	0.5002 
	5.148 
	5.00 
	10.11 
	99.26 

	
	Zn
	0.5002 
	5.968 
	5.00 
	11.03 
	101.03 

	
	Cu
	0.5002 
	3.198 
	3.00 
	6.19 
	99.75 

	
	Ag
	0.5002 
	0.225 
	0.25 
	0.478 
	101.50 

	3
	Sb
	0.2506 
	8.145 
	5.00 
	13.14 
	99.94 

	
	Bi
	0.2506 
	1.212 
	1.00 
	2.23 
	101.50 

	
	Zn
	0.2506 
	5.378 
	5.00 
	10.41 
	100.59 

	
	Cu
	0.2506 
	2.762 
	3.00 
	5.81 
	101.75 

	
	Ag
	0.2506 
	0.064 
	0.10 
	0.163 
	99.16 


   由回收率实验可知，Sb的回收率在99.94~100.55%之间，Bi的回收率在99.26~101.50%之间，Zn的回收率在100.59~101.03%之间，Cu的回收率在99.75~101.75%之间，Ag的回收率在99.16~101.50%之间，回收率满足分析要求。

三 精密度数据处理

3.1  背景

为了确定《锡精矿化学分析方法 第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》中锑、铋、锌、铜和银含量测定方法的重复性与再现性，16个实验室对6个水平的锡精矿样品进行了协同试验。根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法（ISO 5725-2：1994，IDT）的规定，对收到的全部数据进行了统计分析。

3.2  数据处理 

3.2.1实验室编号

表3-1 起草、验证单位名称

	实验室编号
	起草、验证单位名称

	1
	北矿检测技术股份有限公司

	2
	铜陵有色金属集团股份有限公司

	3
	云南锡业矿冶检测中心有限公司

	4
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

	5
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司

	6
	昆明冶金研究院有限公司

	7
	国标（北京）检验认证有限公司

	8
	紫金矿业集团股份有限公司

	9
	中国检验认证集团广东有限公司

	10
	北方铜业股份有限公司

	11
	云南锡业股份有限公司锡业分公司

	12
	中国检验认证集团广西有限公司

	13
	长沙矿冶院检测技术有限责任公司

	14
	大冶有色设计研究院有限公司

	15
	金隆铜业有限公司

	16
	广西华锡集团股份有限公司


3.2.2锑原始数据及结果统计

3.2.2.1各实验室锑原始数据

表3-2各实验室锑原始数据

	实验室
	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	测定结果/%
	0.639 
	0.061 
	3.271 
	4.706 
	2.078 

	
	
	0.670 
	0.060 
	3.298 
	4.592 
	2.062 

	
	
	0.684 
	0.067 
	3.280 
	4.434 
	2.030 

	
	
	0.681 
	0.067 
	3.176 
	4.430 
	1.994 

	
	
	0.650 
	0.065 
	3.204 
	4.539 
	2.014 

	
	
	0.643 
	0.065 
	3.317 
	4.529 
	1.990 

	
	
	0.667 
	0.065 
	3.205 
	4.511 
	2.027 

	2
	测定结果/%
	0.639 
	0.069 
	3.261 
	4.286 
	1.880 

	
	
	0.630 
	0.070 
	3.319 
	4.271 
	1.895 

	
	
	0.641 
	0.069 
	3.260 
	4.281 
	1.888 

	
	
	0.635 
	0.070 
	3.266 
	4.280 
	1.894 

	
	
	0.645 
	0.069 
	3.264 
	4.289 
	1.882 

	
	
	0.643 
	0.070 
	3.361 
	4.279 
	1.890 

	
	
	0.642 
	0.068 
	3.265 
	4.268 
	1.880 

	3
	测定结果/%
	0.661 
	0.072 
	3.280 
	4.160 
	1.890 

	
	
	0.626 
	0.069 
	3.240 
	4.020 
	1.860 

	
	
	0.620 
	0.067 
	3.310 
	4.050 
	1.900 

	
	
	0.633 
	0.070 
	3.290 
	4.150 
	1.830 

	
	
	0.639 
	0.067 
	3.280 
	4.120 
	1.890 

	
	
	0.664 
	0.061 
	3.310 
	4.250 
	1.990 

	
	
	0.655 
	0.066 
	3.290 
	4.230 
	2.070 

	4
	测定结果/%
	0.66 
	0.062 
	3.42 
	4.36 
	2.07 

	
	
	0.70 
	0.059 
	3.45 
	4.360
	2.17 

	
	
	0.70 
	0.060 
	3.42 
	4.40
	2.10 

	
	
	0.66 
	0.062 
	3.48 
	4.36 
	2.17 

	
	
	0.68 
	0.061 
	3.39 
	4.48 
	2.15 

	
	
	0.66 
	0.059 
	3.20**
	4.50 
	1.99 

	
	
	0.67 
	0.066 
	3.40 
	4.41 
	2.11 

	5
	测定结果/%
	0.625
	0.0641
	3.261
	4.461
	1.977

	
	
	0.633
	0.0636
	3.259
	4.427
	2.026

	
	
	0.631
	0.0664
	3.284
	4.439
	2.033

	
	
	0.644
	0.0655
	3.179**
	4.501
	2.074

	
	
	0.651
	0.0651
	3.256
	4.477
	2.045

	
	
	0.643
	0.0669
	3.284
	4.412
	1.991

	
	
	0.661
	0.0647
	3.256
	4.509
	2.024

	6
	测定结果/%
	0.664
	0.068
	3.324
	4.462
	2.008

	
	
	0.656
	0.066
	3.206
	4.569
	2.122

	
	
	0.636
	0.062
	3.338
	4.392
	2.12

	
	
	0.649
	0.061
	3.204
	4.671
	2.201

	
	
	0.677
	0.064
	3.395
	4.669
	2.006

	
	
	0.673
	0.067
	3.246
	4.446
	2.167

	
	
	0.684
	0.062
	3.242
	4.682
	2.089

	7
	测定结果/%
	0.650 
	0.061 
	3.193 
	4.213 
	1.989 

	
	
	0.667 
	0.062 
	3.219 
	4.391 
	1.956 

	
	
	0.644 
	0.062 
	3.203 
	4.342 
	1.964 

	
	
	0.640 
	0.061 
	3.208 
	4.267 
	1.996 

	
	
	0.664 
	0.061 
	3.179 
	4.406 
	1.994 

	
	
	0.644 
	0.062 
	3.220 
	4.333 
	1.965 

	
	
	0.671 
	0.061 
	3.185 
	4.423 
	1.962 

	8
	测定结果/%
	0.650 
	0.061 
	3.072
	4.502 
	2.065 

	
	
	0.634 
	0.066 
	3.229
	4.593 
	2.133 

	
	
	0.685 
	0.062 
	3.434
	4.733 
	2.061 

	
	
	0.657 
	0.068 
	3.145
	4.562 
	2.041 

	
	
	0.658 
	0.063 
	3.441
	4.436 
	2.037 

	
	
	0.648 
	0.064 
	3.205
	4.587 
	2.041 

	
	
	0.670 
	0.060 
	3.422
	4.708 
	2.071 

	9
	测定结果/%
	0.661 
	0.065 
	3.295 
	4.614 
	2.044 

	
	
	0.653 
	0.067 
	3.373 
	4.585 
	2.073 

	
	
	0.662 
	0.067 
	3.392 
	4.663 
	2.082 

	
	
	0.650 
	0.064 
	3.359 
	4.631 
	2.077 

	
	
	0.660 
	0.068 
	3.287 
	4.563 
	2.051 

	
	
	0.672 
	0.059 
	3.323 
	4.586 
	2.087 

	
	
	0.664 
	0.066 
	3.305 
	4.661 
	2.038 

	10
	测定结果/%
	0.641 
	0.062 
	3.222 
	4.630 
	1.976 

	
	
	0.664 
	0.061 
	3.221 
	4.373 
	1.985 

	
	
	0.650 
	0.064 
	3.348 
	4.466 
	1.972 

	
	
	0.639 
	0.068 
	3.320 
	4.408 
	1.995 

	
	
	0.651 
	0.067 
	3.326 
	4.493 
	1.965 

	
	
	0.645 
	0.068 
	3.319 
	4.502 
	1.970 

	
	
	0.649 
	0.065 
	3.345 
	4.526 
	2.001 

	11
	测定结果/%
	0.658
	0.0711
	3.359 
	4.557 
	2.084 

	
	
	0.678
	0.0701
	3.472 
	4.650 
	2.092 

	
	
	0.719
	0.0694
	3.491 
	4.599 
	2.157 

	
	
	0.705
	0.0697
	3.454 
	4.524 
	2.178 

	
	
	0.685
	0.0622
	3.523 
	4.628 
	2.094 

	
	
	0.725
	0.065
	3.537 
	4.707 
	2.102 

	
	
	0.713
	0.0627
	3.411 
	4.644 
	2.134 

	12
	测定结果/%
	0.674 
	0.066 
	3.235 
	4.438 
	2.054 

	
	
	0.681 
	0.068 
	3.200 
	4.448 
	2.019 

	
	
	0.643 
	0.068 
	3.284 
	4.507 **
	2.035 

	
	
	0.657 
	0.067 
	3.289 
	4.419 
	2.029 

	
	
	0.658 
	0.067 
	3.200 
	4.432 
	2.039 

	
	
	0.678 
	0.065 
	3.184 
	4.447 
	2.102* 

	
	
	0.667 
	0.067 
	3.228 
	4.439 
	2.049 

	13
	测定结果/%
	0.656 
	0.068 
	3.282 
	4.367 
	2.040 

	
	
	0.655 
	0.069 
	3.281 
	4.380 
	1.978 

	
	
	0.667 
	0.066 
	3.303 
	4.430 
	1.989 

	
	
	0.663 
	0.065 
	3.310 
	4.437 
	2.021 

	
	
	0.655 
	0.070 
	3.291 
	4.461 
	1.993 

	
	
	0.653 
	0.066 
	3.335 
	4.470 
	2.036 

	
	
	0.668 
	0.064 
	3.345 
	4.431 
	2.011 

	14
	测定结果/%
	0.646 
	0.063 
	3.238 
	4.521 
	2.002 

	
	
	0.647 
	0.068 
	3.270 
	4.539 
	2.006 

	
	
	0.687 
	0.066 
	3.394 
	4.651 
	2.110 

	
	
	0.670 
	0.063 
	3.275 
	4.506 
	1.991 

	
	
	0.634 
	0.064 
	3.303 
	4.468 
	1.984 

	
	
	0.659 
	0.064 
	3.364 
	4.638 
	2.095 

	
	
	0.661 
	0.067 
	3.321 
	4.469 
	1.977 

	15
	测定结果/%
	0.645
	0.070
	3.368**
	4.519
	1.928

	
	
	0.634
	0.068
	3.264
	4.509
	1.933

	
	
	0.653
	0.071
	3.316
	4.274
	1.867

	
	
	0.643
	0.072
	3.267
	4.366
	1.927

	
	
	0.626
	0.070
	3.273
	4.303
	1.895

	
	
	0.63
	0.068
	3.307
	4.256
	1.920

	
	
	0.614
	0.066
	3.305
	4.261
	1.960

	
	
	0.612
	0.067
	3.283
	4.331
	1.894

	
	
	0.628
	0.068
	3.259
	4.360
	1.9600

	
	
	0.64
	0.067
	3.252
	4.250
	1.900

	
	
	0.628
	0.068
	3.213
	4.361
	1.960

	16
	测定结果/%
	0.656 
	0.0680 
	3.239 
	4.448 
	2.149 

	
	
	0.675 
	0.0690 
	3.431 
	4.464 
	2.109 

	
	
	0.704 
	0.0700 
	3.385 
	4.505 
	2.182 

	
	
	0.707 
	0.0710 
	3.410 
	4.660 
	2.134 

	
	
	0.667 
	0.0720 
	3.297 
	4.341 
	2.115 

	
	
	0.699 
	0.0710 
	3.393 
	4.441 
	2.138 

	
	
	0.649 
	0.0690 
	3.313 
	4.441 
	2.079 


3.2.2.2锑元素的实验室内异常值判定

对表3-2各实验室原始数据采用格拉布斯检验。查表，当n=7，α为0.05时临界值为1.938，α为0.01时临界值为2.097；当n=11，α=0.05时临界值为2.234，α=0.01时临界值为2.485。当检验统计量大于5%临界值，但小于1%临界值，为岐离值，在表3-2中用“*”标出，予以保留；当检验统计量大于1%临界值，为离群值，在表3-2中用“**”标出，予以舍弃。其余数据参与后续统计分析。
3.2.2.3锑元素的h-k检验
对数据应用h检验，结果见表3-3。根据GB/T 6379.2-2004规定，当实验室数p=15，显著性水平为1%时h为2.33，显著性水平5%时h=1.86。从表3-3 h检验结果可看出，实验室3的水平4、实验室4的水平3、实验室11的水平1、水平3为离群值（用“**”标出），予以舍弃。实验室2的水平4、水平5和实验室7的水平3为歧离值，予以保留。其余数据均无异常，可参与后续统计分析。

表3-3  h检验结果

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	1.北矿检测技术股份有限公司
	0.461 
	-0.545 
	-0.827 
	0.590 
	0.035 

	2.铜陵有色金属集团股份有限公司
	-1.251 
	1.315 
	0.070 
	-1.885* 
	-1.869* 

	3.云南锡业矿冶检测中心有限公司
	-1.004 
	0.703 
	0.085 
	-3.234** 
	-1.443 

	4.深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	1.495 
	-1.735 
	3.698** 
	-0.617 
	1.126 

	5.中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	-1.111 
	-0.187 
	-0.403 
	-0.123 
	-0.013 

	6.昆明冶金研究院有限公司
	0.515 
	-0.545 
	-0.080 
	0.798 
	1.035 

	7.国标（北京）检验认证有限公司
	-0.120 
	-1.707 
	-2.087* 
	-1.302 
	-0.678 

	8.紫金矿业集团股份有限公司
	0.117 
	-0.885 
	-0.106 
	1.116 
	0.526 

	9.中国检验认证集团广东有限公司
	0.332 
	-0.278 
	1.308 
	1.367 
	0.531 

	10.北方铜业股份有限公司
	-0.562 
	-0.261 
	0.455 
	0.115 
	-0.604 

	11.云南锡业股份有限公司锡业分公司
	3.143** 
	0.601 
	4.651** 
	1.376 
	1.283 

	12.中国检验认证集团广西有限公司
	0.720 
	0.476 
	-1.307 
	-0.353 
	0.290 

	13.长沙矿冶院检测技术有限责任公司
	0.278 
	0.476 
	0.623 
	-0.470 
	-0.210 

	14.大冶有色设计研究院有限公司
	0.138 
	-0.335 
	0.689 
	0.660 
	-0.023 

	15.金隆铜业有限公司
	-1.794 
	1.182 
	-0.218 
	-1.251 
	-1.394 

	16.广西华锡有色金属股份有限公司
	1.786 
	1.724 
	1.798 
	-0.021 
	1.408 


对数据应用k检验，结果见表3-4。各实验室提供的精密度数据重复次数多数为7次，根据GB/T 6379.2-2004规定n可取为多数单元中的检测结果数，因此取实验室数p=16，重复测定次数n=7。当显著性水平为1%时，k临界值为1.63；当显著性水平为5%，k临界值为1.43。从表3-4 k检验结果可看出，实验室3的水平5、实验室4的水平5、实验室6的水平5、实验室8的水平3、实验室14的水平5为离群值，予以舍弃；实验室6的水平3、水平4为歧离值，予以保留，参与后续统计分析。
表3-4  k检验结果

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	1.北矿检测技术股份有限公司
	1.094 
	1.087 
	1.139 
	1.181 
	1.308 

	2.铜陵有色金属集团股份有限公司
	0.313 
	0.231 
	0.826 
	0.093 
	0.255 

	3.云南锡业矿冶检测中心有限公司
	1.058 
	1.385 
	0.496 
	1.058 
	3.308** 

	4.深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	1.095 
	0.960 
	0.697 
	0.727 
	2.569** 

	5.中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	0.753 
	0.469 
	0.284 
	0.459 
	1.295 

	6.昆明冶金研究院有限公司
	1.020 
	1.087 
	1.538* 
	1.519* 
	2.956** 

	7.国标（北京）检验认证有限公司
	0.768 
	0.230 
	0.336 
	0.953 
	0.681 

	8.紫金矿业集团股份有限公司
	0.990 
	1.114 
	3.193** 
	1.308 
	1.323 

	9.中国检验认证集团广东有限公司
	0.436 
	1.185 
	0.863 
	0.485 
	0.789 

	10.北方铜业股份有限公司
	0.498 
	1.118 
	1.150 
	1.037 
	0.538 

	11.云南锡业股份有限公司锡业分公司
	1.482 
	1.485 
	1.312 
	0.762 
	1.457 

	12.中国检验认证集团广西有限公司
	0.820 
	0.422 
	0.869 
	0.133 
	1.079 

	13.长沙矿冶院检测技术有限责任公司
	0.379 
	0.867 
	0.528 
	0.478 
	0.957 

	14.大冶有色设计研究院有限公司
	1.056 
	0.767 
	1.152 
	0.929 
	2.193** 

	15.金隆铜业有限公司
	0.763 
	0.734 
	0.643 
	1.171 
	1.232 

	16.广西华锡有色金属股份有限公司
	1.437 
	0.559 
	1.473 
	1.201 
	1.304 


3.2.2.4锑元素的柯克伦检验
各实验室提供的精密度数据重复次数多数为7次，根据GB/T 6379.2-2004规定n可取为多数单元中的检测结果数，同时GB/T 6379.2-2004只提供到n=6时的C临界值，因此C临界值采用n=6，p=16，此时柯克伦检验5%临界值为0.246，1%临界值为0.208。经柯克伦检验，实验室8的水平3为离群值，予以舍弃；其余数值参与后续统计分析。
表3-5  柯克伦检验结果（各实验室标准差）

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	1.北矿检测技术股份有限公司
	0.0181 
	0.0028 
	0.0544 
	0.0952 
	0.0328 

	2.铜陵有色金属集团股份有限公司
	0.0052 
	0.0006 
	0.0394 
	0.0075 
	0.0064 

	3.云南锡业矿冶检测中心有限公司
	0.0175 
	0.0035 
	0.0237 
	0.0852 
	0.0830 

	4.深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	0.0181 
	0.0024 
	0.0909 
	0.0586 
	0.0644 

	5.中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	0.0125 
	0.0012 
	0.0136 
	0.0370 
	0.0325 

	6.昆明冶金研究院有限公司
	0.0169 
	0.0028 
	0.0735 
	0.1224 
	0.0741 

	7.国标（北京）检验认证有限公司
	0.0127 
	0.0006 
	0.0160 
	0.0768 
	0.0171 

	8.紫金矿业集团股份有限公司
	0.0164 
	0.0028 
	0.1525** 
	0.1054 
	0.0332 

	9.中国检验认证集团广东有限公司
	0.0072 
	0.0030 
	0.0412 
	0.0391 
	0.0198 

	10.北方铜业股份有限公司
	0.0082 
	0.0028 
	0.0549 
	0.0836 
	0.0135 

	11.云南锡业股份有限公司锡业分公司
	0.0245 
	0.0038 
	0.0626 
	0.0614 
	0.0365 

	12.中国检验认证集团广西有限公司
	0.0136 
	0.0011 
	0.0415 
	0.0107 
	0.0271 

	13.长沙矿冶院检测技术有限责任公司
	0.0063 
	0.0022 
	0.0252 
	0.0385 
	0.0240 

	14.大冶有色设计研究院有限公司
	0.0175 
	0.0019 
	0.0550 
	0.0749 
	0.0550 

	15.金隆铜业有限公司
	0.0126 
	0.0019 
	0.0307 
	0.0944 
	0.0309 

	16.广西华锡有色金属股份有限公司
	0.0238 
	0.0014 
	0.0703 
	0.0967 
	0.0327 

	Smax
	0.0245 
	0.0038 
	0.1525 
	0.1224 
	0.0830 

	C
	0.184 
	0.161 
	0.405 
	0.184 
	0.252 


3.2.2.5锑元素的实验室间格拉布斯检验（一个离群观测值）

将经h-k检验、柯克伦检验剔除后的数据运用格拉布斯检验（一个离群观测值），表3-6为检验结果。一个离群观测值检验结果实验室数p=15时，显著性水平为1%时G临界值为2.806；显著性水平为5%时G临界值为2.549。结果表明剩余数据均无异常，均可参与后续统计分析。
表3-6格拉布斯检验（一个离群观测值情形）

	实验室
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	1.北矿检测技术股份有限公司
	0.662 
	0.064 
	3.250 
	4.534 
	2.028 

	2.铜陵有色金属集团股份有限公司
	0.639 
	0.069 
	3.285 
	4.279 
	1.887 

	3.云南锡业矿冶检测中心有限公司
	0.643 
	0.067 
	3.286 
	
	

	4.深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	0.676 
	0.061 
	
	4.410 
	

	5.中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	0.641 
	0.065 
	3.267 
	4.461 
	2.024 

	6.昆明冶金研究院有限公司
	0.663 
	0.064 
	3.279 
	4.556 
	

	7.国标（北京）检验认证有限公司
	0.654 
	0.061 
	3.201 
	4.339 
	1.975 

	8.紫金矿业集团股份有限公司
	0.657 
	0.063 
	3.278 
	4.589 
	2.064 

	9.中国检验认证集团广东有限公司
	0.660 
	0.065 
	3.333 
	4.615 
	2.065 

	10.北方铜业股份有限公司
	0.648 
	0.065 
	3.300 
	4.485 
	1.981 

	11.云南锡业股份有限公司锡业分公司
	
	0.067 
	
	4.616 
	2.120 

	12.中国检验认证集团广西有限公司
	0.665 
	0.067 
	3.231 
	4.437 
	2.047 

	13.长沙矿冶院检测技术有限责任公司
	0.660 
	0.067 
	3.307 
	4.425 
	2.010 

	14.大冶有色设计研究院有限公司
	0.658 
	0.065 
	3.309 
	4.542 
	

	15.金隆铜业有限公司
	0.632 
	0.069 
	3.274 
	4.345 
	1.922 

	16.广西华锡有色金属股份有限公司
	0.680 
	0.070 
	3.353 
	4.471 
	2.129 

	Max/%
	0.680 
	0.070 
	3.353 
	4.616 
	2.129 

	Min/%
	0.632 
	0.061 
	3.201 
	4.279 
	1.887 

	Gmax
	1.786 
	1.724 
	1.798 
	1.376 
	1.498 

	Gmin
	1.794 
	1.735 
	2.087 
	1.885 
	1.851 


3.2.2.6锑元素的精密度计算

剔除离群值后，测定结果重复性、再现性计算结果见表3-7。

表3-7 锑的重复性和再现性结果计算

	统计量
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	T1
	71.40 
	7.63 
	305.28 
	482.67 
	177.45 

	T2
	46.78445338
	0.502333826
	1002.264265
	2158.225023
	358.2687485

	T3
	109
	116
	93
	108
	88

	T4
	807
	686
	526
	624
	490

	T5
	0.015066
	0.000505309
	0.125867048
	0.392106048
	0.040675143

	Sr2
	0.000160277
	5.05309E-06
	0.001573338
	0.004216194
	0.000535199

	SL2
	0.000169046
	5.67707E-06
	0.001367813
	0.010239736
	0.005276316

	SR2
	0.000329323
	1.07302E-05
	0.002941151
	0.01445593
	0.005811515

	Sr
	0.012660039
	0.002247907
	0.039665326
	0.064932227
	0.023134374

	SR
	0.0181 
	0.0033 
	0.0542 
	0.1202 
	0.0762 

	总平均值
	0.66 
	0.066 
	3.28 
	4.47 
	2.02 

	r
	0.04 
	0.006 
	0.12 
	0.19 
	0.07 

	R
	0.06 
	0.009 
	0.16 
	0.34
	0.22 


3.2.3铋原始数据及结果统计

3.2.3.1各实验室铋原始数据
表3-8各实验室铋原始数据

	实验室
	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	测定结果/%
	1.009
	0.029
	0.485
	2.414
	1.665

	
	
	1.070*
	0.028
	0.497
	2.464
	1.648

	
	
	1.020
	0.025
	0.485
	2.414
	1.637

	
	
	1.015
	0.026
	0.484
	2.429
	1.648

	
	
	1.024
	0.026
	0.474
	2.437
	1.722

	
	
	1.035
	0.028
	0.482
	2.358
	1.716

	
	
	1.031
	0.03
	0.479
	2.408
	1.715

	2
	测定结果/%
	1.027
	0.03
	0.514
	2.571
	1.705

	
	
	1.025
	0.029
	0.526
	2.576
	1.708

	
	
	1.045*
	0.028
	0.53
	2.564
	1.705

	
	
	1.035
	0.026
	0.525
	2.569
	1.712

	
	
	1.032
	0.028
	0.518
	2.577
	1.72

	
	
	1.030
	0.027
	0.5222
	2.578
	1.716

	
	
	1.028
	0.03
	0.529
	2.568
	1.719

	3
	测定结果/%
	1.131
	0.03
	0.51
	2.42
	1.73

	
	
	1.033
	0.03
	0.51
	2.36
	1.48*

	
	
	1.042
	0.029
	0.48
	2.4
	1.63

	
	
	1.046
	0.028
	0.48
	2.48
	1.64

	
	
	1.042
	0.026
	0.51
	2.41
	1.71

	
	
	1.097
	0.027
	0.51
	2.41
	1.70

	
	
	1.011
	0.029
	0.47
	2.41
	1.66

	4
	测定结果/%
	0.99
	0.022
	0.49
	2.29
	1.72

	
	
	0.99
	0.023
	0.49
	2.22
	1.67

	
	
	1.00
	0.024
	0.49
	2.33
	1.60

	
	
	1.02
	0.023
	0.48
	2.29
	1.58

	
	
	1.03
	0.024
	0.49
	2.31
	1.65

	
	
	0.99
	0.025
	0.49
	2.40
	1.60

	
	
	1.02
	0.028
	0.43**
	2.44
	1.78

	5
	测定结果/%
	0.992
	0.0285
	0.478
	2.356
	1.623

	
	
	1.003
	0.0277
	0.477
	2.369
	1.614

	
	
	1.005
	0.0269
	0.479
	2.411
	1.622

	
	
	1.025
	0.0264
	0.481
	2.394
	1.621

	
	
	1.024
	0.0258
	0.471
	2.401
	1.704

	
	
	1.031
	0.0251
	0.488
	2.385
	1.684

	
	
	1.044
	0.0244
	0.475
	2.417
	1.664

	6
	测定结果/%
	1.012
	0.025
	0.466
	2.522
	1.756

	
	
	0.998
	0.026
	0.472
	2.405
	1.569

	
	
	1.009
	0.029
	0.469
	2.432
	1.688

	
	
	1.022
	0.026
	0.488
	2.329
	1.706

	
	
	0.997
	0.029
	0.478
	2.466
	1.544

	
	
	1.005
	0.027
	0.474
	2.457
	1.666

	
	
	1.036
	0.028
	0.486
	2.526
	1.701

	7
	测定结果/%
	0.993
	0.0259
	0.464
	2.288
	1.609

	
	
	0.994
	0.026
	0.450
	2.279
	1.567

	
	
	0.974
	0.0259
	0.446
	2.34
	1.610

	
	
	0.974
	0.026
	0.450
	2.313
	1.555

	
	
	0.967
	0.0248
	0.462
	2.314
	1.591

	
	
	0.98
	0.0254
	0.454
	2.26
	1.557

	
	
	0.976
	0.0265
	0.453
	2.297
	1.550

	8
	测定结果/%
	1.043
	0.027
	0.492
	2.343
	1.721

	
	
	1.048
	0.028
	0.443*
	2.388
	1.696

	
	
	1.055
	0.026
	0.494
	2.371
	1.708

	
	
	1.053
	0.025
	0.485
	2.523
	1.703

	
	
	1.069
	0.026
	0.498
	2.486
	1.664*

	
	
	1.06
	0.028
	0.513
	2.45
	1.716

	
	
	1.054
	0.026
	0.504
	2.443
	1.711

	9
	测定结果/%
	0.985
	0.0285
	0.495
	2.394
	1.71

	
	
	0.944
	0.0306
	0.493
	2.393
	1.694

	
	
	0.974
	0.0287
	0.489
	2.447
	1.681

	
	
	0.956
	0.0284
	0.492
	2.535
	1.704

	
	
	1.001
	0.0299
	0.489
	2.241
	1.672

	
	
	0.95
	0.0282
	0.489
	2.54
	1.656

	
	
	0.972
	0.0292
	0.492
	2.529
	1.672

	10
	测定结果/%
	1.021
	0.025
	0.509
	2.456
	1.707

	
	
	1.027
	0.028
	0.519
	2.465
	1.677

	
	
	1.024
	0.027
	0.508
	2.336
	1.690

	
	
	1.011
	0.024
	0.51
	2.473
	1.700

	
	
	1.037
	0.029
	0.499
	2.41
	1.692

	
	
	1.03
	0.026
	0.487
	2.4
	1.687

	
	
	1.035
	0.028
	0.5
	2.357
	1.647*

	11
	测定结果/%
	1.081
	0.0247
	0.535
	2.544
	1.718

	
	
	1.14
	0.024
	0.537
	2.457
	1.744

	
	
	1.088
	0.0241
	0.532
	2.388
	1.744

	
	
	1.100
	0.0234
	0.516
	2.431
	1.718

	
	
	1.036
	0.0249
	0.51
	2.29
	1.76

	
	
	1.052
	0.0243
	0.51
	2.365
	1.792

	
	
	1.048
	0.0233
	0.498
	2.397
	1.768

	12
	测定结果/%
	1.053
	0.027
	0.509*
	2.391
	1.739

	
	
	1.034
	0.026
	0.487
	2.475
	1.702

	
	
	1.054
	0.028
	0.49
	2.428
	1.716

	
	
	1.048
	0.027
	0.478
	2.413
	1.698

	
	
	1.021
	0.029
	0.492
	2.428
	1.711

	
	
	1.009
	0.029
	0.487
	2.451
	1.746

	
	
	1.0456
	0.028
	0.491
	2.432
	1.724

	13
	测定结果/%

	0.984**
	0.026
	0.504
	2.454
	1.622

	
	
	1.006
	0.024
	0.501
	2.41
	1.645

	
	
	1.008
	0.025
	0.514
	2.421
	1.67

	
	
	1.009
	0.025
	0.498
	2.455
	1.653

	
	
	1.011
	0.028
	0.492
	2.459
	1.673

	
	
	1.012
	0.027
	0.503
	2.413
	1.66

	
	
	1.01
	0.024
	0.509
	2.443
	1.653

	14
	测定结果/%
	1.099
	0.0272
	0.501
	2.462
	1.704

	
	
	1.071
	0.0263
	0.489
	2.520
	1.733

	
	
	1.070
	0.0267
	0.493
	2.492
	1.703

	
	
	1.107
	0.0266
	0.474
	2.468
	1.677

	
	
	1.023
	0.0260
	0.506
	2.520
	1.707

	
	
	1.054
	0.0263
	0.500
	2.496
	1.675

	
	
	1.101
	0.0281
	0.484
	2.477
	1.681

	15
	测定结果/%
	1.002
	0.018
	0.468
	2.48
	1.648

	
	
	1.031
	0.019
	0.474
	2.449
	1.658

	
	
	1.047
	0.019
	0.474
	2.283
	1.733

	
	
	1.038
	0.021
	0.512
	2.371
	1.705

	
	
	0.992
	0.02
	0.496
	2.411
	1.712

	
	
	1.035
	0.019
	0.517
	2.496
	1.651

	
	
	1.02
	0.019
	0.521
	2.489
	1.691

	
	
	1.011
	0.018
	0.497
	2.525
	1.685

	
	
	1.041
	0.02
	0.464
	2.39
	1.73

	
	
	1.051
	0.02
	0.475
	2.38
	1.76

	
	
	1.046
	0.022
	0.464
	2.295
	1.75

	14
	测定结果/%
	1.048 
	0.0300 
	0.480 
	2.478 
	1.760 

	
	
	1.077 
	0.0290 
	0.481 
	2.465 
	1.752 

	
	
	1.059 
	0.0300 
	0.493 
	2.500 
	1.760 

	
	
	1.062 
	0.0300 
	0.501 
	2.455 
	1.789 

	
	
	1.075 
	0.0290 
	0.494 
	2.468 
	1.765 

	
	
	1.085 
	0.0290 
	0.484 
	2.495 
	1.752 

	
	
	1.069 
	0.0290 
	0.471 
	2.504 
	1.760 


3.2.3.2铋元素的精密度计算

参考3.2.2.2~3.2.2.5对铋的测定数据进行h-k检验、柯克伦检验、格拉布斯检验剔除离群值后，铋的测定结果重复性、再现性计算结果见表3-9。

表3-9  铋的重复性和再现性结果计算

	统计量
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	T1
	95.99 
	2.63 
	40.62 
	213.90 
	149.57 

	T2
	98.07462768
	0.070635867
	19.89976747
	519.985331
	254.3170458

	T3
	94
	98
	83
	88
	88

	T4
	696
	686
	575
	660
	660

	T5
	0.018203683
	0.000145203
	0.004293368
	0.202849974
	0.050181195

	Sr2
	0.000224737
	1.72861E-06
	6.047E-05
	0.002669079
	0.000660279

	SL2
	0.000678881
	2.30543E-06
	0.000283073
	0.000471945
	0.001013347

	SR2
	0.000903618
	4.03404E-06
	0.000343542
	0.003141024
	0.001673626

	Sr
	0.014991225
	0.001314764
	0.007776244
	0.051663126
	0.025695892

	SR
	0.0301 
	0.0020 
	0.0185 
	0.0560 
	0.0409 

	总平均值
	1.02 
	0.027 
	0.49 
	2.43 
	1.70 

	r
	0.05 
	0.004 
	0.03
	0.15
	0.08 

	R
	0.09 
	0.006 
	0.06 
	0.16 
	0.12 


3.2.4锌原始数据及结果统计

3.2.4.1各实验室锌原始数据
表3-10各实验室锌原始数据

	实验室
	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	测定结果/%
	1.137 
	0.285 
	2.115 
	3.773 
	0.380 

	
	
	1.207 
	0.268 
	2.144 
	3.767 
	0.382 

	
	
	1.199 
	0.275 
	2.119 
	3.811 
	0.371 

	
	
	1.243 
	0.275 
	2.114 
	3.803 
	0.388 

	
	
	1.223 
	0.280 
	2.152 
	3.746 
	0.393 

	
	
	1.239 
	0.270 
	2.163 
	3.757 
	0.394 

	
	
	1.169 
	0.269 
	2.216 
	3.799 
	0.395 

	2
	测定结果/%
	1.300 
	0.280 
	2.175 
	3.758 
	0.415 

	
	
	1.281 
	0.278 
	2.161 
	3.769 
	0.409 

	
	
	1.267 
	0.279 
	2.165 
	3.801 
	0.405 

	
	
	1.295 
	0.275* 
	2.174 
	3.783 
	0.418 

	
	
	1.293 
	0.280 
	2.162 
	3.766 
	0.413 

	
	
	1.281 
	0.280 
	2.163 
	3.797 
	0.424 

	
	
	1.278 
	0.279 
	2.166 
	3.799 
	0.415 

	3
	测定结果/%
	1.151
	0.25
	2.28
	3.67
	0.35

	
	
	1.177
	0.3
	2.21
	3.60
	0.40

	
	
	1.202
	0.28
	2.29
	3.61
	0.39

	
	
	1.225
	0.3
	2.01
	3.63
	0.37

	
	
	1.234
	0.29
	2.06
	3.65
	0.34

	
	
	1.097
	0.24
	2.07
	3.63
	0.38

	
	
	1.241
	0.24
	2.09
	3.60
	0.37

	4
	测定结果/%
	1.15 
	0.27 
	1.93 
	3.53
	0.37 

	
	
	1.15 
	0.26 
	1.94 
	3.57
	0.37 

	
	
	1.18 
	0.25 
	1.93 
	3.57
	0.37 

	
	
	1.18 
	0.25 
	1.97 
	3.56
	0.37 

	
	
	1.22 
	0.25 
	1.94 
	3.63
	0.37 

	
	
	1.12 
	0.29 
	2.09 
	3.72
	0.39* 

	
	
	1.22 
	0.26 
	2.05 
	3.65
	0.37 

	5
	测定结果/%
	1.144
	0.265
	2.089
	3.688
	0.366

	
	
	1.145
	0.261
	2.097
	3.694
	0.368

	
	
	1.166
	0.27
	2.11
	3.744
	0.397

	
	
	1.178
	0.274
	2.115
	3.714
	0.381

	
	
	1.156
	0.259
	2.094
	3.741
	0.383

	
	
	1.194
	0.255
	2.078
	3.759
	0.374

	
	
	1.147
	0.253
	2.164*
	3.804
	0.379

	6
	测定结果/%
	1.246
	0.265
	2.211
	3.576
	0.398

	
	
	1.259
	0.278
	2.169
	3.584
	0.371

	
	
	1.209
	0.267
	2.286
	3.556
	0.388

	
	
	1.233
	0.285
	2.23
	3.598
	0.394

	
	
	1.258
	0.26
	2.302
	3.602
	0.376

	
	
	1.249
	0.274
	2.199
	3.577
	0.381

	
	
	1.172
	0.279
	2.326
	3.580
	0.375

	7
	测定结果/%
	1.137 
	0.240 
	2.098 
	3.740 
	0.361 

	
	
	1.144 
	0.250 
	2.076 
	3.758 
	0.361 

	
	
	1.119 
	0.270 
	2.068 
	3.749 
	0.371 

	
	
	1.117 
	0.250 
	2.100 
	3.725 
	0.369 

	
	
	1.141 
	0.250 
	2.091 
	3.731 
	0.362 

	
	
	1.132 
	0.260 
	2.106 
	3.750 
	0.359 

	
	
	1.124 
	0.260 
	2.100 
	3.752 
	0.373 

	8
	测定结果/%
	1.269 
	0.271 
	2.166 
	3.837 
	0.412 

	
	
	1.195 
	0.273 
	2.205 
	3.781 
	0.390 

	
	
	1.277 
	0.285 
	2.138 
	3.800 
	0.388 

	
	
	1.259 
	0.267 
	2.161 
	3.854 
	0.398 

	
	
	1.205 
	0.278 
	2.135 
	3.825 
	0.406 

	
	
	1.258 
	0.265 
	2.168 
	3.810 
	0.384 

	
	
	1.229 
	0.282 
	2.139 
	3.813 
	0.383 

	9
	测定结果/%
	1.202 
	0.273 
	2.150 
	3.758 
	0.384 

	
	
	1.266 
	0.277 
	2.133 
	3.725 
	0.376 

	
	
	1.259 
	0.265 
	2.120 
	3.846 
	0.377 

	
	
	1.266 
	0.267 
	2.019 
	3.810 
	0.380 

	
	
	1.248 
	0.263 
	2.039 
	3.792 
	0.381 

	
	
	1.236 
	0.271 
	2.129 
	3.740 
	0.374 

	
	
	1.213 
	0.272 
	2.143 
	3.775 
	0.382 

	10
	测定结果/%
	1.134 
	0.272 
	2.111 
	3.650 
	0.359 

	
	
	1.120 
	0.264 
	2.184 
	3.758 
	0.389 

	
	
	1.136 
	0.259 
	2.156 
	3.769 
	0.398 

	
	
	1.099 
	0.280 
	2.147 
	3.694 
	0.371 

	
	
	1.156 
	0.250 
	2.191 
	3.744 
	0.360 

	
	
	1.208 
	0.268 
	2.136 
	3.803 
	0.385 

	
	
	1.170 
	0.277 
	2.220 
	3.780 
	0.379 

	11
	测定结果/%
	1.271 
	0.274**
	2.382 
	3.743
	0.403

	
	
	1.196 
	0.303
	2.259 
	3.851
	0.437

	
	
	1.201 
	0.301
	2.215 
	3.884
	0.396

	
	
	1.201 
	0.305
	2.365 
	3.719
	0.413

	
	
	1.152 
	0.298
	2.246 
	3.896
	0.403

	
	
	1.146 
	0.294
	2.259 
	3.881
	0.395

	
	
	1.125 
	0.298
	2.297 
	3.738
	0.369

	12
	测定结果/%
	1.140 
	0.254 
	2.020 
	3.759 
	0.384 

	
	
	1.203 
	0.287 
	2.145 
	3.702 
	0.373 

	
	
	1.201 
	0.274 
	2.124 
	3.695 
	0.369 

	
	
	1.144 
	0.267 
	2.109 
	3.745 
	0.378 

	
	
	1.171 
	0.269 
	2.098 
	3.786 
	0.375 

	
	
	1.140 
	0.261 
	2.087 
	3.802 
	0.369 

	
	
	1.157 
	0.264 
	2.112 
	3.767 
	0.374 

	13
	测定结果/%
	1.229 
	0.261 
	2.155 
	3.810 
	0.390 

	
	
	1.222 
	0.264 
	2.159 
	3.780 
	0.390 

	
	
	1.201 
	0.270 
	2.154 
	3.791 
	0.392 

	
	
	1.202 
	0.265 
	2.131 
	3.799 
	0.383 

	
	
	1.192 
	0.263 
	2.190 
	3.820 
	0.384 

	
	
	1.199 
	0.266 
	2.149 
	3.834 
	0.386 

	
	
	1.212 
	0.265 
	2.167 
	3.840 
	0.391 

	14
	测定结果/%
	1.280 
	0.265 
	2.139 
	3.832 
	0.381 

	
	
	1.255 
	0.270 
	2.194 
	3.836 
	0.386 

	
	
	1.211 
	0.266 
	2.172 
	3.708 
	0.378 

	
	
	1.269 
	0.260 
	2.103 
	3.844 
	0.378 

	
	
	1.242 
	0.265 
	2.156 
	3.822 
	0.382 

	
	
	1.200 
	0.261 
	2.133 
	3.749 
	0.374 

	
	
	1.192 
	0.269 
	2.179 
	3.738 
	0.377 

	15
	测定结果/%
	1.201
	0.261
	2.114
	3.813
	0.382

	
	
	1.027
	0.26
	2.114
	3.824
	0.384

	
	
	1.153
	0.255
	2.027
	3.625
	0.377

	
	
	1.149
	0.253
	2.048
	3.663
	0.363

	
	
	1.168
	0.253
	2.034
	3.645
	0.373

	
	
	1.18
	0.261
	2.046
	3.720
	0.374

	
	
	1.14
	0.252
	2.091
	3.790
	0.377

	
	
	1.065
	0.252
	2.053
	3.730
	0.378

	
	
	1.081
	0.253
	2.090
	3.710
	0.360

	
	
	1.155
	0.261
	2.130
	3.730
	0.378

	
	
	1.152
	0.26
	2.1
	3.762
	0.374

	16
	测定结果/%
	1.094 
	0.291 
	2.206 
	3.728 
	0.423 

	
	
	1.103 
	0.279 
	2.236 
	3.759 
	0.417 

	
	
	1.098 
	0.291 
	2.243 
	3.746 
	0.420 

	
	
	1.113 
	0.288 
	2.257 
	3.747 
	0.409 

	
	
	1.109 
	0.295 
	2.248 
	3.835 
	0.419 

	
	
	1.111 
	0.290 
	2.251 
	3.741 
	0.416 

	
	
	1.091 
	0.287 
	2.208 
	3.833 
	0.413 


3.2.4.2锌元素的精密度计算

参考3.2.2.2~3.2.2.5对锌的测定数据进行h-k检验、柯克伦检验、格拉布斯检验剔除离群值后，锌的测定结果重复性、再现性计算结果见表3-11。

表3-11  锌的重复性和再现性结果计算

	统计量
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	T1
	130.06 
	25.50 
	173.20 
	433.91 
	36.55 

	T2
	155.4006191
	6.85498165
	370.5242206
	1623.630883
	14.07850456

	T3
	109
	95
	81
	116
	95

	T4
	807
	709
	611
	856
	709

	T5
	0.116270453
	0.00389519
	0.058823429
	0.203053685
	0.004348442

	Sr2
	0.00123692
	4.693E-05
	0.000828499
	0.002010433
	5.23909E-05

	SL2
	0.001942794
	8.1697E-05
	0.002055844
	0.004984638
	0.000224406

	SR2
	0.003179714
	0.000128627
	0.002884343
	0.006995071
	0.000276797

	Sr
	0.035169869
	0.006850548
	0.028783658
	0.044837847
	0.007238153

	SR
	0.0564 
	0.0113 
	0.0537 
	0.0836 
	0.0166 

	总平均值
	1.19 
	0.27 
	2.14 
	3.74 
	0.38 

	r
	0.10 
	0.02 
	0.09 
	0.13 
	0.02 

	R
	0.16 
	0.03 
	0.15 
	0.24 
	0.05 


3.2.5铜原始数据及结果统计

3.2.5.1各实验室铜原始数据
表3-12各实验室铜原始数据

	实验室
	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	测定结果/%
	0.635
	0.0447
	1.11
	2.055
	1.12

	
	
	0.623
	0.0444
	1.108
	2.069
	1.114

	
	
	0.646
	0.045
	1.107
	2.034
	1.106

	
	
	0.645
	0.0438
	1.085
	2.020
	1.088

	
	
	0.654
	0.0478
	1.092
	2.052
	1.108

	
	
	0.636
	0.0456
	1.106
	2.028
	1.126

	
	
	0.635
	0.0431
	1.108
	2.035
	1.14

	2
	测定结果/%
	0.601
	0.0471
	1.099
	2.002
	1.153

	
	
	0.603
	0.0474
	1.091
	2.012
	1.164

	
	
	0.612
	0.045
	1.107
	2.024
	1.166

	
	
	0.605
	0.0478
	1.109
	2.02
	1.158

	
	
	0.604
	0.0476
	1.102
	2.022
	1.148

	
	
	0.616
	0.0476
	1.106
	2.028
	1.166

	
	
	0.615
	0.0481
	1.109
	2.025
	1.159

	3
	测定结果/%
	0.682
	0.046
	1.16
	2.14
	1.23

	
	
	0.649
	0.050
	1.21
	2.21
	1.21

	
	
	0.611
	0.043
	1.11
	2.01
	1.11

	
	
	0.617
	0.046
	1.05
	2.05
	1.13

	
	
	0.605
	0.046
	1.06
	1.99
	1.11

	
	
	0.664
	0.044
	1.11
	2.01
	1.11

	
	
	0.682
	0.048
	1.12
	2.11
	1.07

	4
	测定结果/%
	0.62
	0.038
	1.07
	1.97
	1.10

	
	
	0.61
	0.036
	1.05
	1.99
	1.10

	
	
	0.6
	0.036
	1.03
	1.94
	1.08

	
	
	0.6
	0.038
	1.03
	1.91
	1.05

	
	
	0.59
	0.037
	1.07
	1.91
	1.10

	
	
	0.61
	0.046
	1.10
	2.01
	1.06

	
	
	0.63
	0.043
	1.11
	1.99
	1.11

	5
	测定结果/%
	0.626
	0.0471
	1.078
	2.018
	1.094

	
	
	0.624
	0.0451
	1.074
	2.059
	1.099

	
	
	0.622
	0.0464
	1.095
	2.066
	1.134

	
	
	0.63
	0.0449
	1.105
	2.021
	1.109

	
	
	0.622
	0.0451
	1.094
	2.047
	1.101

	
	
	0.613
	0.0452
	1.097
	2.055
	1.094

	
	
	0.616
	0.0447
	1.109
	2.049
	1.141

	6
	测定结果/%
	0.654
	0.0455
	1.191
	2.115
	1.102

	
	
	0.66
	0.0478
	1.088
	2.011
	1.125

	
	
	0.644
	0.0463
	1.122
	2.056
	1.178

	
	
	0.637
	0.0445
	1.082
	2.088
	1.111

	
	
	0.658
	0.046
	1.121
	2.012
	1.121

	
	
	0.647
	0.0482
	1.125
	2.148
	1.108

	
	
	0.662
	0.0444
	1.116
	2.165
	1.144

	7
	测定结果/%
	0.637
	0.0447
	1.111
	2.067
	1.169

	
	
	0.674
	0.0443
	1.113
	2.141
	1.174

	
	
	0.664
	0.044
	1.106
	2.09
	1.160

	
	
	0.656
	0.0437
	1.110
	2.110
	1.162

	
	
	0.636
	0.0452
	1.105
	2.087
	1.161

	
	
	0.642
	0.0443
	1.110
	2.122
	1.161

	
	
	0.665
	0.0464
	1.109
	2.075
	1.157

	8
	测定结果/%
	0.666
	0.047
	1.087
	1.975
	1.105

	
	
	0.666
	0.048
	1.093
	1.984
	1.099

	
	
	0.674
	0.048
	1.076
	1.961
	1.081

	
	
	0.65
	0.048
	1.073
	2.062
	1.088

	
	
	0.661
	0.047
	1.064
	2.031
	1.100

	
	
	0.67
	0.047
	1.07
	2.06
	1.111

	
	
	0.657
	0.047
	1.059
	2.048
	1.091

	9
	测定结果/%
	0.643
	0.0436
	1.116
	2.049
	1.040

	
	
	0.621
	0.0451
	1.103
	2.001
	1.053

	
	
	0.628
	0.0454
	1.079
	2.03
	1.051

	
	
	0.65
	0.044
	1.041
	2.056
	1.032

	
	
	0.648
	0.0455
	1.000
	2.029
	1.077

	
	
	0.622
	0.0442
	1.065
	2.037
	1.069

	
	
	0.635
	0.0453
	1.097
	2.018
	1.041

	10
	测定结果/%
	0.616
	0.0439
	1.130
	2.113
	1.164

	
	
	0.612
	0.0448
	1.142
	2.087
	1.157

	
	
	0.644
	0.0477
	1.119
	2.035
	1.155

	
	
	0.633
	0.0462
	1.152
	2.037
	1.165

	
	
	0.601
	0.0433
	1.15
	2.005
	1.138

	
	
	0.656
	0.0456
	1.128
	2.031
	1.119

	
	
	0.622
	0.0488
	1.164
	2.022
	1.141

	11
	测定结果/%
	0.645
	0.0495
	1.171
	2.056
	1.162

	
	
	0.637
	0.0501
	1.205
	2.069
	1.159

	
	
	0.621
	0.0493
	1.135
	2.047
	1.096

	
	
	0.616
	0.0509
	1.126
	2.051
	1.191

	
	
	0.647
	0.0501
	1.153
	2.035
	1.159

	
	
	0.62
	0.0492
	1.166
	2.046
	1.170

	
	
	0.637
	0.0493
	1.148
	2.068
	1.151

	12
	测定结果/%
	0.642
	0.047
	1.076
	2.045
	1.083

	
	
	0.637
	0.047
	1.089
	2.034
	1.129

	
	
	0.638
	0.047
	1.008
	2.067
	1.087

	
	
	0.644
	0.048
	1.103
	2.065
	1.088

	
	
	0.628
	0.048
	1.077
	2.034
	1.134

	
	
	0.639
	0.048
	1.149
	2.103
	1.114

	
	
	0.631
	0.047
	1.087
	2.078
	1.119

	13
	测定结果/%
	0.61
	0.045
	1.075
	2.015
	1.081

	
	
	0.609
	0.0451
	1.074
	2.036
	1.105

	
	
	0.613
	0.0452
	1.089
	2.02
	1.093

	
	
	0.62
	0.0453
	1.077
	2.017
	1.099

	
	
	0.612
	0.045
	1.053
	2.032
	1.110

	
	
	0.613
	0.0453
	1.079
	2.041
	1.101

	
	
	0.601
	0.0451
	1.083
	2.038
	1.108

	14
	测定结果/%
	0.621
	0.0453
	1.096
	2.095
	1.113

	
	
	0.615
	0.0465
	1.120
	2.059
	1.136

	
	
	0.624
	0.0461
	1.140
	2.064
	1.131

	
	
	0.622
	0.0461
	1.101
	2.059
	1.107

	
	
	0.619
	0.046
	1.125
	2.052
	1.130

	
	
	0.631
	0.0455
	1.144
	2.058
	1.125

	
	
	0.642
	0.0471
	1.115
	2.029
	1.114

	15
	测定结果/%
	0.604 
	0.047 
	1.077 
	1.958 
	1.114 

	
	
	0.587 
	0.047 
	1.086 
	1.965 
	1.105 

	
	
	0.601 
	0.046 
	1.059 
	1.918 
	1.087 

	
	
	0.604 
	0.046 
	1.068 
	1.920 
	1.071 

	
	
	0.595 
	0.046 
	1.059 
	1.920 
	1.065 

	
	
	0.610 
	0.047 
	1.075 
	1.939 
	1.089 

	
	
	0.594 
	0.047 
	1.086 
	1.951 
	1.102 

	
	
	0.615 
	0.048 
	1.092 
	1.966 
	1.116 

	
	
	0.596 
	0.047 
	1.071 
	1.900 
	1.100 

	
	
	0.609 
	0.052 
	1.074 
	1.890 
	1.100 

	
	
	0.594 
	0.049 
	1.063 
	1.931 
	1.110 

	16
	测定结果/%
	0.600
	0.0452
	1.085
	1.995
	1.093

	
	
	0.606
	0.0456
	1.092
	1.96
	1.083

	
	
	0.610
	0.0454
	1.101
	1.954
	1.139

	
	
	0.605
	0.0461
	1.082
	1.965
	1.157

	
	
	0.598
	0.0462
	1.100
	2.023
	1.104

	
	
	0.591
	0.0464
	1.102
	1.953
	1.119

	
	
	0.609
	0.0456
	1.098
	1.993
	1.108


3.2.5.2铜元素的精密度计算

参考3.2.2.2~3.2.2.5对铜的测定数据进行h-k检验、柯克伦检验、格拉布斯检验剔除离群值后，铜的测定结果重复性、再现性计算结果见表3-13。

表3-13  铜的重复性和再现性结果计算

	统计量
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5

	T1
	63.93 
	3.32 
	119.70 
	192.62 
	121.66 

	T2
	40.11095265
	0.153439936
	131.5283652
	390.7235847
	135.8722057

	T3
	102
	72
	109
	95
	109

	T4
	758
	528
	807
	709
	807

	T5
	0.008117351
	2.87943E-05
	0.046524831
	0.049029299
	0.031577325

	Sr2
	9.22426E-05
	4.64424E-07
	0.000494945
	0.000597918
	0.000335929

	SL2
	0.000403715
	1.22638E-06
	0.000656286
	0.001967893
	0.00086859

	SR2
	0.000495957
	1.6908E-06
	0.001151231
	0.002565811
	0.001204519

	Sr
	0.009604302
	0.000681487
	0.02224736
	0.024452368
	0.018328366

	SR
	0.0223 
	0.0013 
	0.0339 
	0.0507 
	0.0347 

	总平均值
	0.63 
	0.046 
	1.10 
	2.03 
	1.12 

	r
	0.03 
	0.002 
	0.06 
	0.07 
	0.05 

	R
	0.06 
	0.004 
	0.10 
	0.14 
	0.10 


3.2.6银原始数据及结果统计

3.2.6.1各实验室银原始数据
表3-14各实验室银原始数据

	实验室
	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	测定结果/%
	0.0439 
	0.0012 
	0.0255 
	0.0622 
	0.00403 
	0.1180

	
	
	0.0451 
	0.0012 
	0.0253 
	0.0629 
	0.00413 
	0.1130

	
	
	0.0446 
	0.0012 
	0.0253 
	0.0607 
	0.00419 
	0.1200

	
	
	0.0441 
	0.0011 
	0.0253 
	0.0605 
	0.00407 
	0.1210

	
	
	0.0454 
	0.0013 
	0.0251 
	0.0604 
	0.00409 
	0.1190

	
	
	0.0454 
	0.0011 
	0.0256 
	0.0607 
	0.00411 
	0.1210

	
	
	0.0459 
	0.0013 
	0.0253 
	0.0619 
	0.00416 
	0.1220

	2
	测定结果/%
	0.0440 
	0.0060
	0.0241 
	0.0337
	0.0177
	0.034

	
	
	0.0435 
	0.0060
	0.0241 
	0.0356
	0.0178
	0.0323

	
	
	0.0436 
	0.0062
	0.0243 
	0.0357
	0.0179
	0.0330

	
	
	0.0431 
	0.0061
	0.0253 
	0.0345
	0.01795
	0.0321

	
	
	0.0434 
	0.0062
	0.0250 
	0.0354
	0.0177
	0.0329

	
	
	0.0444 
	0.0063
	0.0246 
	0.0347
	0.01775
	0.0321

	
	
	0.0439 
	0.0066
	0.0250 
	0.0349
	0.01795
	0.0325

	3
	测定结果/%
	0.045
	0.0011 
	0.025
	0.0650 
	0.00460 
	0.121

	
	
	0.042
	0.0011 
	0.025
	0.0620 
	0.00410 
	0.119

	
	
	0.043
	0.0013 
	0.026
	0.0640 
	0.00420 
	0.120

	
	
	0.041
	0.0013 
	0.023
	0.0620 
	0.00430 
	0.118

	
	
	0.040
	0.0013 
	0.027
	0.0620 
	0.00410 
	0.117

	
	
	0.044
	0.0011 
	0.025
	0.0620 
	0.00400 
	0.122

	
	
	0.045
	0.0012 
	0.025
	0.0600 
	0.00410 
	0.121

	4
	测定结果/%
	0.0446
	0.0013
	0.0266 
	0.0613 
	0.0044
	0.1072

	
	
	0.0470
	0.0016
	0.0248 
	0.0614 
	0.0044
	0.1020

	
	
	0.0443
	0.0016
	0.0240 
	0.0602 
	0.0048
	0.1068

	
	
	0.0438
	0.0015
	0.0239 
	0.0613 
	0.0045
	0.1015

	
	
	0.045
	0.0015
	0.0248 
	0.0614 
	0.0047
	0.1181

	
	
	0.0429
	0.0009
	0.0252 
	0.0622 
	0.004
	0.1216

	
	
	0.0418
	0.0015
	0.0249 
	0.0603 
	0.0038
	0.1098

	5
	测定结果/%
	0.0467
	0.0014
	0.0255
	0.0643
	0.00451
	0.1181

	
	
	0.0465
	0.0015
	0.0254
	0.0626
	0.00444
	0.1192

	
	
	0.0449
	0.0014
	0.0248
	0.0614
	0.00424
	0.121

	
	
	0.0445
	0.0014
	0.0251
	0.0609
	0.00411
	0.1215

	
	
	0.0451
	0.0013
	0.0256
	0.0641
	0.00425
	0.1177

	
	
	0.0461
	0.0013
	0.0257
	0.0625
	0.00441
	0.1174

	
	
	0.0447
	0.0014
	0.0256
	0.0611
	0.00416
	0.1156

	6
	测定结果/%
	0.0439
	0.0013
	0.0244
	0.0634
	0.00456
	0.113

	
	
	0.0462
	0.0013
	0.0249
	0.0617
	0.00422
	0.119

	
	
	0.0434
	0.0012
	0.0262
	0.0611
	0.00436
	0.122

	
	
	0.0456
	0.0011
	0.0256
	0.0644
	0.00449
	0.111

	
	
	0.0468
	0.0013
	0.0253
	0.0625
	0.00419
	0.109

	
	
	0.0454
	0.0012
	0.026
	0.0631
	0.00425
	0.115

	
	
	0.0466
	0.0013
	0.0259
	0.0629
	0.00433
	0.117

	7
	测定结果/%
	0.0432
	0.00106
	0.0226
	0.0585
	0.00386
	0.105

	
	
	0.0424
	0.00124**
	0.0235
	0.0590
	0.00388
	0.109

	
	
	0.0429
	0.00105
	0.0226
	0.0580
	0.0037
	0.112

	
	
	0.0429
	0.00107
	0.0233
	0.0588
	0.00389
	0.112

	
	
	0.044
	0.00108
	0.0239
	0.0586
	0.00382
	0.111

	
	
	0.0438
	0.00107
	0.0242
	0.0568
	0.0039
	0.105

	
	
	0.0421
	0.00104
	0.0238
	0.0585
	0.00379
	0.112

	8
	测定结果/%
	0.0430 
	0.0014 
	0.0260 
	0.0610 
	0.00420 
	0.119

	
	
	0.0440 
	0.0014 
	0.0260 
	0.0620 
	0.00440 
	0.124

	
	
	0.0430 
	0.0014 
	0.0260 
	0.0620 
	0.00420 
	0.116

	
	
	0.0430 
	0.0013 
	0.0260 
	0.0630 
	0.00420 
	0.119

	
	
	0.0440 
	0.0014 
	0.0260 
	0.0620 
	0.00420 
	0.119

	
	
	0.0450 
	0.0015 
	0.0260 
	0.0600 
	0.00410 
	0.120

	
	
	0.0440 
	0.0014 
	0.0250 
	0.0620 
	0.00430 
	0.119

	9
	测定结果/%
	0.0419 
	0.0011 
	0.0220 
	0.0660
	0.00410 
	0.110

	
	
	0.0412 
	0.0016 
	0.0245 
	0.0646
	0.00409 
	0.111

	
	
	0.0418 
	0.0015 
	0.0222 
	0.0634
	0.00379 
	0.112

	
	
	0.0422 
	0.0015 
	0.0224 
	0.0636
	0.00377 
	0.112

	
	
	0.0423 
	0.0013 
	0.0228 
	0.0600
	0.00379 
	0.106

	
	
	0.0437 
	0.0013 
	0.0238 
	0.0629
	0.00381 
	0.112

	
	
	0.0435 
	0.0012 
	0.0234 
	0.0602
	0.00391 
	0.112

	10
	测定结果/%
	0.0428 
	0.0015 
	0.0281
	0.0620
	0.00450 
	0.114

	
	
	0.0424 
	0.0014 
	0.0272
	0.0614
	0.00440 
	0.116

	
	
	0.0430 
	0.0015 
	0.0252
	0.0618
	0.00430 
	0.120

	
	
	0.0450 
	0.0014 
	0.0258
	0.0608
	0.00420 
	0.119

	
	
	0.0447 
	0.0014 
	0.0265
	0.0609
	0.00410 
	0.117

	
	
	0.0451 
	0.0013 
	0.0275
	0.0615
	0.00470 
	0.116

	
	
	0.0438 
	0.0016 
	0.026
	0.0611
	0.00440 
	0.115

	11
	测定结果/%
	0.0433 
	0.0013 
	0.0277 
	0.0633 
	0.00430 
	0.119

	
	
	0.0447 
	0.0012 
	0.0265 
	0.0622 
	0.00410 
	0.123

	
	
	0.0431 
	0.0012 
	0.0274 
	0.0657 
	0.00440 
	0.119

	
	
	0.0444 
	0.0012 
	0.0271 
	0.0620 
	0.00450 
	0.117

	
	
	0.0430 
	0.0013 
	0.0269 
	0.0610 
	0.00430 
	0.121

	
	
	0.0451 
	0.0013 
	0.0242 
	0.0600 
	0.00420 
	0.119

	
	
	0.0453 
	0.0012 
	0.0244 
	0.0600 
	0.00450 
	0.118

	12
	测定结果/%
	0.0450 
	0.0011 
	0.0258 
	0.0622 
	0.00408 
	0.109

	
	
	0.0460 
	0.0011 
	0.0251 
	0.0621 
	0.00418 
	0.120

	
	
	0.0440 
	0.0012 
	0.0247 
	0.0627 
	0.00411 
	0.117

	
	
	0.0430 
	0.0012 
	0.0249 
	0.0609 
	0.00424 
	0.111

	
	
	0.0450 
	0.0013 
	0.0258 
	0.0604 
	0.00434 
	0.115

	
	
	0.0440 
	0.0011 
	0.0252 
	0.0617 
	0.00422 
	0.109

	
	
	0.0450 
	0.0011 
	0.0251 
	0.0614 
	0.00415 
	0.108

	13
	测定结果/%
	0.0455 
	0.0012 
	0.0246 
	0.0613 
	0.00425 
	0.115

	
	
	0.0445 
	0.0013 
	0.0252 
	0.0617 
	0.00408 
	0.117

	
	
	0.0446 
	0.0012 
	0.0249 
	0.0613 
	0.00415 
	0.116

	
	
	0.0440 
	0.0014 
	0.0248 
	0.0611 
	0.00413 
	0.118

	
	
	0.0449 
	0.0013 
	0.0255 
	0.0615 
	0.00413 
	0.117

	
	
	0.0448 
	0.0013 
	0.0256 
	0.0612 
	0.00421 
	0.116

	
	
	0.0450 
	0.0014 
	0.0251 
	0.0614 
	0.00420 
	0.117

	14
	测定结果/%
	0.0437
	0.00131
	0.0258
	0.0614
	0.00404
	0.118

	
	
	0.0443
	0.00129
	0.0251
	0.0608
	0.00418
	0.117

	
	
	0.0437
	0.00124
	0.0249
	0.0602
	0.00424
	0.117

	
	
	0.046
	0.00123
	0.0252
	0.0598
	0.00400
	0.115

	
	
	0.0455
	0.00122
	0.0245
	0.0638
	0.00398
	0.115

	
	
	0.0449
	0.00117
	0.0244
	0.0632
	0.00421
	0.114

	
	
	0.0449
	0.00134
	0.0246
	0.0604
	0.00408
	0.113

	15
	测定结果/%
	0.046
	0.002
	0.026
	0.069 
	0.0050
	0.113

	
	
	0.045
	0.002
	0.026
	0.068 
	0.0050
	0.105

	
	
	0.044
	0.0022
	0.026
	0.061 
	0.0049
	0.118

	
	
	0.045
	0.0019
	0.026
	0.062 
	0.0048
	0.114

	
	
	0.044
	0.0021
	0.026
	0.061 
	0.0048
	0.118

	
	
	0.045
	0.002
	0.026
	0.068 
	0.0050
	0.107

	
	
	0.046
	0.0019
	0.027
	0.070 
	0.0054
	0.109

	
	
	0.047
	0.0019
	0.026
	0.068 
	0.0048
	0.111

	
	
	0.045
	0.0019
	0.026
	0.070 
	0.0053
	0.111

	
	
	0.046
	0.0019
	0.026
	0.072 
	0.0053
	0.115

	
	
	0.046
	0.0018
	0.026
	0.065 
	0.0054
	0.116

	16
	测定结果/%
	0.0439
	0.0012
	0.0266
	0.0611
	0.00468
	0.108

	
	
	0.0452
	0.0012
	0.0270
	0.0631
	0.00463
	0.117

	
	
	0.0447
	0.0013
	0.0245
	0.0626
	0.00452
	0.115

	
	
	0.0442
	0.0012
	0.0256
	0.06
	0.00442
	0.114

	
	
	0.0428
	0.0011
	0.0272
	0.0641
	0.00484
	0.116

	
	
	0.0451
	0.0012
	0.0273
	0.0628
	0.00508
	0.121

	
	
	0.0431
	0.0013
	0.0266
	0.0623
	0.00510
	0.123


3.2.6.2银元素的精密度计算

参考3.2.2.2~3.2.2.5对银的测定数据进行h-k检验、柯克伦检验、格拉布斯检验剔除离群值后，银的测定结果重复性、再现性计算结果见表3-13。

表3-13  银的重复性和再现性结果计算

	统计量
	水平1
	水平2
	水平3
	水平4
	水平5
	水平6

	T1
	4.5226 
	0.1047 
	2.7469 
	6.0415 
	0.3505 
	11.6975 

	T2
	0.2006 
	0.0001 
	0.0693 
	0.3726 
	0.0015 
	1.3558 

	T3
	102 
	83 
	109 
	98 
	84 
	101 

	T4
	758 
	575 
	807 
	686 
	588 
	745 

	T5
	0.00006965 
	0.00000039 
	0.00004340 
	0.00013573 
	0.00000122 
	0.00085824 

	Sr2
	0.00000079 
	0.00000001 
	0.00000046 
	0.00000162 
	0.00000002 
	0.00000986 

	SL2
	0.00000075 
	0.00000001 
	0.00000088 
	0.00000103 
	0.00000003 
	0.00000959 

	SR2
	0.00000154 
	0.00000002 
	0.00000134 
	0.00000264 
	0.00000004 
	0.00001946 

	Sr
	0.0009 
	0.0001 
	0.0007 
	0.0013 
	0.00013 
	0.00314 

	SR
	0.0012 
	0.0001 
	0.0012 
	0.0016 
	0.00021 
	0.00441 

	总平均值
	0.0443 
	0.0013 
	0.0252 
	0.0616 
	0.0042 
	0.1158 

	r
	0.0025 
	0.0002 
	0.0019 
	0.0036 
	0.0004 
	0.0089 

	R
	0.0035 
	0.0004 
	0.0033 
	0.0046 
	0.0006 
	0.0125 


3.2.3重复性和再现性

锑、铋、锌、铜和银所有水平的重复性、再现性计算结果见表3-14、3-15。
表3-14 重复性限（r）

	wSb/%
	0.066 
	0.66 
	2.02 
	3.28 
	4.47 
	

	r/%
	0.006 
	0.04 
	0.07 
	0.12 
	0.19 
	

	wBi/%
	0.027 
	0.49 
	1.02 
	1.70 
	2.43 
	

	r/%
	0.004 
	0.03 
	0.05 
	0.08 
	0.15 
	

	wCu/%
	0.046 
	0.63 
	1.10 
	1.12 
	2.02 
	

	r/%
	0.002 
	0.03 
	0.06 
	0.05 
	0.07 
	

	wZn/%
	0.27 
	0.38 
	1.19 
	2.14 
	3.74 
	

	r/%
	0.02 
	0.02 
	0.10 
	0.09 
	0.13
	

	wAg/%
	0.0013 
	0.0042 
	0.0252 
	0.0443 
	0.0616 
	0.1158 

	r/%
	0.0002 
	0.0004 
	0.0019 
	0.0025 
	0.0036 
	0.0089 


表3-15 再现性限（R）

	wSb/%
	0.065 
	0.65 
	2.01 
	3.28 
	4.47 
	

	R /%
	0.009 
	0.06 
	0.22 
	0.16 (0.27)
	0.34 
	

	wBi/%
	0.027 
	0.49 
	1.02 
	1.70 
	2.43 
	

	R /%
	0.006 
	0.06 
	0.09 
	0.12 
	0.16 
	

	wCu/%
	0.046 
	0.63 
	1.10 
	1.12 
	2.02 
	

	R /%
	0.004 
	0.06 
	0.10 
	0.10 
	0.14 
	

	wZn/%
	0.27 
	0.38 
	1.19 
	2.14 
	3.74 
	

	R /%
	0.03 
	0.05 
	0.16 
	0.16 
	0.24 
	

	wAg/%
	0.0013 
	0.0042 
	0.0252 
	0.0443 
	0.0616 
	0.1158 

	R /%
	0.0004 
	0.0006 
	0.0033 
	0.0035 
	0.0046 
	0.0125 


3.3 修订前后试验方案比对
将本文件《锡精矿化学分析方法 第7部分：锑、铋、锌、铜和银量的测定 火焰原子吸收光谱法》与GB/T 1819.6-2006《锡精矿化学分析方法 锑量的测定 孔雀绿分光光度法和火焰原子吸收光谱法》（方法2）、GB/T 1819.7-2017《锡精矿化学分析方法 第7部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.8-2017《锡精矿化学分析方法 第8部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.14-2017《锡精矿化学分析方法 第14部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.16-2017《锡精矿化学分析方法 第16部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法》进行比对，结果见表3-16。
表3-16 修订前后对比

	比对项目
	修订前
	修订后

	适用范围
	锡精矿中铋、锌、铜和银
	锡精矿中锑、铋、锌、铜和银

	称样量
	称样量0.10g、0.20g或0.50g
	称样量统一为0.5g

	前处理方式
	铋和银采用盐酸、硝酸、氟化铵分解，锑、铜、锌采用盐酸、硝酸分解。
	将溶样方法统一修改为盐酸、硝酸、氟化铵分解。

	定容体积、稀释倍数及测定体积
	定容体积：25mL、50mL、100mL

稀释倍数：5、10、20、25、40

测定体积：25mL、50mL、100mL、200mL
	定容体积：100 mL（除银含量0.001%～0.025%时为50 mL）

稀释倍数：精简至10倍及50倍

测定体积：100mL（除银含量0.001%～0.025%时为50 mL）

	测定介质
	锌和铜采用10%盐酸介质，铋采用10%王水介质，银采用15%王水介质，锑采用20%王水介质
	统一采用15%王水介质


标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题。

标准编写的目的和意义

5.1 项目的必要性简述

《锡精矿化学分析方法 第7部分：锑、铋、锌、铜和银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》是配套锡精矿产品标准而起草的产品分析检测标准。

锡精矿是锡的冶炼原料，锡是重要的战略资源，被广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、食品包装、机械、原子能及航天工业等行业。为落实“国家标准化发展纲要”，深化标准化改革创新，优化存量标准结构，以着力提升标准质量效益，并统筹标准的制定与实施，在广泛开展企业需求调研的基础上，对GB/T 1819《锡化学分析方法》（共17部分）进行了整合修订。

5.2 项目的可行性简述

北矿检测技术股份有限公司为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位。公司拥有多台火焰原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体原子发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪，具备项目研究所需的仪器设备。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

本标准通过充分调研，结合锡精矿生产和使用的实际需求，确定测定方法和测定范围，提高了本标准的适用性。通过充分调研，采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确好、在行业内普及的分析方法，能很好地满足行业对锡精矿中锑、铋、锌、铜和银含量分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

本标准是对GB/T 1819.7-2017《锡精矿化学分析方法 第7部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.8-2017《锡精矿化学分析方法 第8部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.14-2017《锡精矿化学分析方法 第14部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.16-2017《锡精矿化学分析方法 第16部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法》的整合修订。在主要技术内容保持一致的前提下，通过优化标准结构，提升了标准质量。

5.3 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

本标准整合了GB/T 1819.7-2017《锡精矿化学分析方法 第7部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.8-2017《锡精矿化学分析方法 第8部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.14-2017《锡精矿化学分析方法 第14部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.16-2017《锡精矿化学分析方法 第16部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法》。本标准在制定过程中，调研了国内多家冶炼企业，标准技术先进，具有充分的可操作性、适用性，综合水平达到了国内先进水平，完全能够满足国内外用户、市场的需求。本标准为锡精矿中锑、铋、锌、铜和银含量的测定提供依据，有利于企业提高对锡精矿的综合利用，减少能耗，实现资源循环利用及有价金属材料生产。

本标准作为行业基础性标准，起到了规范、统一方法，指导生产、科研、贸易的作用，被广泛用于生产、科研单位的生产、研究和经贸单位的贸易质量检验和仲裁。本标准有效解决了贸易往来之间的质量异议和技术交流，保证了量值的正常传递，并被众多单位列为实验室的认可项目和处理质量异议、仲裁分析的首选方法。

本标准充分考虑了目前国内锡精矿生产、研发、应用和检测的实际技术水平。本文件颁布执行后，将在国内形成对锡精矿中锑、铋、锌、铜和银含量的统一分析测试标准，对于增加各机构检测数据之间的可靠性和可比性，助力我国锡产业的发展发挥着十分重要的作用。

采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准未采用国际标准和国外先进标准。

与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。标准涉及内容全面、条款详细、在编制过程中吸纳了国内相关先进技术，整体达到。

重大分歧意见的处理经过和依据

无。

标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

贯彻标准的要求和措施建议

建议向锡精矿生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。建议发布6个月后实施。

废止现行有关标准的建议

本标准实施时，废止GB/T 1819.7-2017《锡精矿化学分析方法 第7部分：铋量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.8-2017《锡精矿化学分析方法 第8部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.14-2017《锡精矿化学分析方法 第14部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 1819.16-2017《锡精矿化学分析方法 第16部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法》。

其他应予说明的事项

无。

《锡精矿化学分析方法 第7部分》项目编制组
2026年1月





