| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.4.2 | 实际操作中，第一次除铅过滤，将试液过滤于50 mL容量瓶中时存在较大操作难度，过滤慢且易造成滤液损失，建议将滤液过滤于100 mL容量瓶中，并分取50 mL进行除锡。 | 北矿检测技术股份有限公司 | 不采纳 | 100 mL容量瓶中，并分取50 mL进行除锡，因为50ml溶液中含有多种高浓度酸，排锡时温度控制不好溶液容易溅出，而且时间过长，25ml时温度传热快，不容易产生爆沸。 |
| 2 | 8.4.3 | 建议二次除铅后直接将试液转移至25 mL容量瓶中，不过滤。 | 北矿检测技术股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 1范围 | 本方法对于Fe、Cu、Zn含量低于0.001%样品的测定数据不稳，建议修改其适用范围。 | 北矿检测技术股份有限公司 | 部分采纳 | 理由：根据GB/T 8012-2013《铸造锡铅焊料》测定范围为Fe：0.005%～0.012%，Cu：0.005%～0.040%，Zn：0.001%～0.005%。按检最低检出限来看，以1g试样稀释至50ml计算，铜为0.00037%，铁为0.0024%，Zn为0.00027%。Fe、Cu满足要求，Zn采纳为0.0005%。 |
| 4 | 5试剂和材料 | 锡铅焊料中Fe、Cu、Zn元素含量较低，建议实验过程中采用优级纯及以上纯度的试剂。 | 北矿检测技术股份有限公司 | 采纳 | 实验用酸可以采用优级纯，重新测定方法检出限为0.00033%，原来的检出限为0.00027%，采用优级纯可以更好。 |
| 5 | 10精密度 | 测试的样品中Fe水平5无法包含全部测定范围，建议补加一个类似加标的样品补齐水平测试的高值。 | 深圳双易达检测技术有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 8.4.2 | 用于过滤的滤纸，建议先用盐酸浸泡2小时以上，这样能提高Fe含量测试的精密度。 | 深圳双易达检测技术有限公司 | 采纳 | 经实验对比，使用盐酸浸泡的滤纸能有效提高Fe含量测试的精密度。 |
| 7 | 前言 | 主要技术内容变化表述不准确，需要优化修改。 | 标委会 | 采纳 | 见标准稿 |
| 8 | 前言 | 起草人、起草单位尽快统计，征求意见稿挂网前补充完善。 | 标委会 | 采纳 | 见标准稿 |
| 9 | 2规范性引用文件 3术语和定义 | 删除“规范性引用文件”以及“术语和定义”中“GB/T 17433 冶金产品化学分析基础术语” | 标委会 | 采纳 | 见标准稿 |
| 10 | 10精密度 | 与会专家提出数据处理过程再核实，确保数据准确。 | 标委会 | 采纳 | 见标准稿 |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |

说明：

（1）：发送《征求意见稿》的单位：个；

（2）：收到《征求意见稿》后，回函的单位有：个；

（3）：收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位有：个；

（4）：没有回函的单位：个。