有色金属行业标准
钴精矿化学分析方法

第3部分：锰、铅、镉和铬含量的测定

     火焰原子吸收光谱法

编制说明

（预审稿）

金川集团股份有限公司
标准编制组

2026年5月
钴精矿化学分析方法

第3部分锰、铅、镉和铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法 
工作简况

（一）任务来源

1.1 计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、编制组成员
根据工业和信息化部办公厅关于印发2025年第五批行业标准制修订计划的通知（工信厅科函[2025]528号）下达的有色行业标准项目计划的要求，全国有色金属标准化技术委员会“关于印发《直接法氧化锌化学分析方法 第2部分：氧化铅、氧化铜、氧化镉、锰和铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法》等9项标准任务落实会会议纪要的通知”（有色标秘[2025]76号的文件精神），确定由金川集团股份有限公司负责对YS/T 349.3-202x《钴精矿化学分析方法第3部分锰、铅、镉和铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法》进行起草，项目计划编号：2025-1350T-YS，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243），项目计划完成时间为2026年12月。

本项目协助起草单位有浙江华友股份有限公司、北方铜业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、昆明冶金研究院有限公司、金川镍钴股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、格林美股份有限公司、阳新弘盛铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、湖南田诚检测技术有限责任公司、防城海关综合技术服务中心、湖南有色金属研究院有限责任公司。
1.2 项目编制组单位变化情况
项目编制组在整个项目运行过程中无变化。
制定背景

1、项目的必要性简述

近年来，随着我国电池产业快速发展与钴湿法冶炼技术持续进步，钴产品及其衍生产物应用领域不断拓展，我国已连续十余年稳居全球第一大精炼钴供应国地位。但我国钴矿资源相对匮乏，钴原料对外依存度高达95%，主要依赖刚果（金）进口。钴精矿作为金属钴、钴氧化物及其他含钴化合物生产的核心原料，其所含铜、钴等有价元素与锰、铅、镉、铬等有害杂质元素的含量直接影响冶炼工艺稳定性、设备使用寿命及环保治理成本。准确测定钴精矿中相关元素含量，可为后续生产管控与商贸交易结算提供统一技术依据，对规范行业秩序、降低贸易风险具有重要支撑作用。目前关于钴精矿的有色行业标准包含两个相关系列标准：《硫化钴精矿化学分析方法》YS/T349.1~.4和《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法》YS/T472-2005。

当前，我国钴精矿相关有色行业标准体系存在分散、适用范围不足的问题：一是现行《硫化钴精矿化学分析方法》YS/T 349系列名称与YS/T 301-2022《钴精矿》不匹配，无法覆盖当前硫化钴精矿、氧化钴精矿及混合钴精矿的全品类管控需求；二是YS/T 349.3中锰含量分析范围为0.1%～1%，已不能满足YS/T 301中锰含量不大于4%的指标要求；三是原标准中钴精矿中锰、铅、镉、铬的测定方法分散在多个标准文本中，不利于行业统一应用。为落实《国家标准化发展纲要》要求，深化标准化改革创新、优化存量标准结构，亟需对现有标准进行整合修订，构建一套覆盖全面、技术先进、可操作性强的钴精矿化学分析方法标准体系。
2、项目的可行性简述
本标准的整合修订内容为火焰原子吸收光谱法测定锰、铅、镉和铬含量，由金川集团股份有限公司负责修订起草。

金川集团股份有限公司是中国的镍钴生产基地、铂族金属提炼中心和国内第三大铜生产企业，其中的主产品金属镍和钴以及镍钴氧化物、盐类、电池材料等，广泛应用于电力电气、机械制造、航空航天、电子电池及军事国防等国民经济重要领域。承担集团公司最终产品及各类外购原料检测的检测中心，取得了17025国家认可实验室、甘肃省强制检定计量器具专项计量授权等资质，拥有多种大型设备，项目成员多次参与国家标准、ISO标准、有色行业标准的起草、验证等工作，现行的YS/T 349.1至YS/T 349.4《硫化钴精矿化学分析方法》系列标准就是金川集团股份有限公司负责起草，具有丰富的方法研究经验。                                                                                       
本标准《钴精矿化学分析方法 第3部分锰、铅、镉和铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法》是将钴精矿化学分析方法中火焰原子吸收光谱法测定的部分与镍精矿、钴硫精矿化学分析方法中采用火焰原子吸收光谱的钴精矿部分进行整合修订，拓宽了锰元素的测定范围，标准整合修订后，将使标准方法体系建设更加合理，分标准方法设置更加科学，操作更加方便，有利于推动标准的有效实施。本标准在起草、调研中得到了第三方检测机构和多家生产企业的积极响应和支持，进一步保障了标准的高质量修制订。
（三）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
1、主要参加单位情况
本标准由金川集团股份有限公司负责起草。
浙江华友股份有限公司、北方铜业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、昆明冶金研究院有限公司为一验单位。
大冶有色设计研究院有限公司、格林美股份有限公司、阳新弘盛铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、湖南田诚检测技术有限责任公司、防城海关综合技术服务中心、湖南有色金属研究院有限责任公司为二验单位。
2、主要工作成员所负责的工作情况
本标准主要起草人及工作职责见表1。
表1  主要起草人及工作职责
	单位名称
	起草人员
	工作职责

	金川集团股份有限公司
	
	负责标准起草的组织协调、试验方案的确定和开展试验，以及各类报告、文本、材料的撰写工作。

	浙江华友股份有限公司
	
	参与标准试验一验的验证工作

	山西北方铜业有限公司
	
	参与标准试验一验的验证工作

	深圳中金岭南有色金属股份公司
	
	参与标准试验一验的验证工作

	广东省科学院工业分析检测中心
	
	参与标准试验一验的验证工作

	昆明冶金研究院有限公司
	
	参与标准试验一验的验证工作

	大冶有色设计研究院有限公司
	
	参与标准试验二验的验证工作

	格林美股份有限公司
	
	参与标准试验二验的验证工作

	阳新弘盛铜业有限公司
	
	参与标准试验二验的验证工作

	紫金矿业集团股份有限公司
	
	参与标准试验二验的验证工作

	湖南田诚检测技术有限责任公司
	
	参与标准试验二验的验证工作

	防城海关综合技术服务中心
	
	参与标准试验二验的验证工作

	湖南有色金属研究院有限责任公司
	
	参与标准试验二验的验证工作


（四）主要工作过程
1、预研阶段
负责起草单位对钴精矿中锰、铅、镉和铬元素含量范围进行了全面调研，同时向各个科研、生产单位对YS/T 349.3-2010《钴精矿化学分析方法 锰含量的测定》和YS/T 472.1-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 镉含量的测定》、YS/T 472.2-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铬含量的测定》、YS/T 472.4-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铅含量的测定》中钴精矿部分的实际应用情况进行了了解，修订后的铅、铬元素测定范围与原标准基本一致，锰元素含量范围由0.1%～1%拓宽到0.10%~4.00%，镉元素由原来的0.010%~1.00%调整到0.010%~0.20%。

2、立项阶段
2024年10月，金川集团股份有限公司向全体委员会提交了《钴精矿化学分析方法 第3部分锰、铅、镉和铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法》行业标准制订项目建议书、标准草案及立项说明书等材料，经全体委员会议论证，同意在有色金属行业标准立项。
2025年12月，工信厅科函[2025]528号文件下达了修订行业标准《钴精矿化学分析方法 第3部分锰、铅、镉和铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的任务，该项目的项目计划编号为2025-1350T-YS，项目计划完成时间为2026年12月。技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）。
2025年9月，全国有色金属标准化技术委员会于陕西省西安市召开了《直接法氧化锌化学分析方法 第2部分：氧化铅、氧化铜、氧化镉、锰和铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法》等9项行业标准任务落实会议，会议确定了标准的起草单位和验证单位，明确了项目的进度安排和分工。依据有色标秘[2025]76号的会议精神，确定《钴精矿化学分析方法 第3部分锰、铅、镉和铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法》由金川集团股份有限公司负责起草，预计2026年7月进行审定。
3、起草阶段
3.1 工作内容

金川集团股份有限公司接到本标准的“锰、铅、镉和铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法”的标准起草任务后，组织成立了有色金属行业标准起草小组，明确了标准的进度安排、任务分工、确定了编制标准的工作计划及技术路线，具体如下。
1）广泛调研国内各企业的国内外贸易钴精矿中锰、铅、镉和铬含量的分布情况，结合YS/T 349.3-2010《钴精矿化学分析方法 锰含量的测定》、YS/T472.1-2005《镉含量的测定》、YS/T472.2-2005《铬含量的测定》和YS/T472.4-2005《铅含量的测定》原标准各元素测定范围，确定镉含量的测定范围为0.010%～0.20%，锰含量的测定范围为0.10%~4.00%。
2）收集来自国内钴生产企业和贸易中具有代表性的钴精矿样品，选择9个钴精矿作为验证样品。
3）各项试验内容完成后，于2026年3月形成试验报告和标准文本，随即将验证样品、试验报告和标准讨论稿交与各参加起草单位开展验证工作。

5）各验证单位于2026年5月全部完成验证工作，提交了验证报告。
6）2026年5月，负责起草单位金川集团股份有限公司对验证数据开展统计整理，
7）2026年5月8日，形成了《钴精矿化学分析方法 第3部分锰、铅、镉和铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法》预审稿。
3.2 各验证单位在验证过程中提出的意见或建议

1）浙江华友股份有限公司
【试验报告】①溶样后杯中黑色物质，定容后无此物质

②2#精密度验证时一批次9个有1-2个样品定容时有白色浑浊，静置一晚后溶液变清亮且底部无沉淀，浑浊样品Mn数据不佳，Pb、Cd无影响。

——起草单位在做实验时未见此现象，其它单位未反馈，会下起草单位将重新对2#样品进行试验。
2）北矿检测有限公司

【试验报告】①锰、铅、镉三个元素同铬元素一样单独配标准溶液以及曲线，不用锰、铅、镉混合标准溶液，避免元素间相互影响。

——部分采纳，在标准文本中增加“可根据实际情况配制混合元素或单元素标准曲线”。
②使用银坩埚熔融样品，也应在称样前在坩埚底部铺上0.2 g~0.5 g碳酸钠
  ——现场讨论。
3）广东省科学院工业分析检测中心
【试验报告】①建议对铬元素溶样步骤进行优化，增加低温（约300 ℃）马弗炉脱水步骤，增加碱溶后浸出用玻璃棒辅助步骤。修改见1.7.2.1

——采纳，在实验报告和标准文本中进行修改。
②建议将“置于盛有凉水的器皿中进行冷却”更改为“放置冷却至室温”，修改见1.7.2.2

——不采纳，由于钴精矿中二氧化硅含量较高，在熔解过程中会生成硅酸钠，酸化后会生成硅酸沉淀，因此需要快速冷却。
3）昆明冶金研究院有限公司
【试验报告】①适当拓宽锰元素的标准工作溶液梯度区间，有效降低多次稀释操作引入误差；②将铬元素的熔融温度提高至700℃，观察发现该温度下试样熔融更完全、分解更彻底。

——调研其他单位锰的灵敏度，根据锰的灵敏度适当拓展其标准溶液曲线范围；铬熔融温度现场讨论，若意见不统一，会后起草单位对熔融温度进行试验。

4）阳新弘盛铜业有限公司
【试验报告】和【草案】标准溶液建议增加市售有证标准溶液。

——标准草案中有“或采用市售有证标准物质”。
5）紫金矿业集团股份有限公司
【试验报告】方法草案“8.4.1 锰、铅、镉元素的测定”中“试料置于300 mL聚四氟乙烯烧杯中……盖上表面皿……继续加热使试料完全溶解，蒸发至冒浓白烟……冷却。加入10 mL盐酸，用水吹洗表面皿及杯壁”，样品处理时加入氢氟酸，不易采用玻璃表面皿，但聚四氟乙烯烧杯配套的表面皿不方便观察样品溶解时状态。建议加入氢氟酸后取下表面皿。

——不采纳，观察样品溶解状态时可将烧杯取下，拿下聚四氟乙烯表面皿进行观察。
4、征求意见阶段
4.1 标准预审会议
2026年5月20日，全国有色金属标准化技术委员会在湖南省衡阳市召开了行业标准《钴精矿化学分析方法 第3部分：锰、铅、镉和铬含量的测定火焰原子吸收光谱法》（项目计划编号2025-1350T-YS）标准预审会，来自全国有色金属标准化技术委员会、金川集团股份有限公司、北矿检测技术股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、深圳中金岭南有色金属股份公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司等全国XX多家单位的XX余名代表参加了会议。会议对金川集团股份有限公司提出的标准预审稿进行了认真讨论，达成一致意见，形成会议纪要如下：
1）

2）
4.2 标准发函征求意见
2026年X月，本标准编制组通过发函、在中国有色金属标准质量信息网上公开和会议讨论等形式对《钴精矿化学分析方法 第3部分锰、铅、镉和铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准征求意见稿进行意见征询。共发送单位XX个，回函有意见或建议的单位XX份。根据征求意见稿的回函情况，针对反馈意见，编写了《标准征求意见稿意见处理汇总表》。

5、审查阶段
5.1 标准技术专家审查

5.2 委员审查

6、报批阶段
二、标准编制原则
本标准是根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写。按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》确定方法的重现性和再现性。
（一）预期目标
本次标准整合修订旨在构建统一规范、适用范围更广的钴精矿化学分析方法体系。
1. 优化标准名称与适用范围：将《硫化钴精矿化学分析方法》调整为《钴精矿化学分析方法》，使其与YS/T 301-2022《钴精矿》标准名称及当前钴精矿原料多元化发展现状相匹配，覆盖硫化钴精矿、氧化钴精矿及混合钴精矿等主流品类。
2. 完善关键元素测定范围：将锰元素测定上限由1%调整为4%，全面满足YS/T 301《钴精矿》中锰含量指标的检测需求。
3. 整合优化标准体系结构：落实标准化改革要求，将YS/T 472《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法》中的镍精矿内容并入YS/T 341、钴硫精矿内容并入YS/T 349《钴精矿化学分析方法》，消除标准交叉冗余，提升体系协同性。
4. 统一有害杂质测定方法：整合修订YS/T 349.3-2010及YS/T 472.1-2005、YS/T 472.4-2005中采用火焰原子吸收光谱法测定钴精矿中锰、铅、镉、铬的相关内容，形成统一、规范的检测方法，标准名称更新为《钴精矿化学分析方法 第3部分：锰、铅、镉和铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法》。
5. 提升标准支撑能力：通过本次修订，为国内外钴精矿生产企业、冶炼加工企业及商贸交易环节提供统一、可靠的检测技术依据，保障钴精矿质量管控与贸易结算的科学性、准确性，助力钴产业绿色低碳发展与进出口贸易提质增效。
（二）主要技术路线
火焰原子吸收光谱法测定锰、铅、镉、铬：本标准对原方法进行整合修订，起草单位金川集团股份有限公司开展试验包括：样品分解方法的选择、仪器工作条件的选择、方法检出限、共存元素干扰等试验，重点对铬在熔融状态下存在形式进行考察，同时对9个验证样品按拟定的分析步骤进行分析结果的准确度和精密度验证。

三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析
（一）、起草、验证阶段

    本方法涉及钴精矿中锰、铅、镉和铬含量的测定，各元素测定范围主要依据是YS/T 349.3-2010《锰含量的测定》及YS/T472.1-2005《镉含量的测定》、YS/T472.2-2005《铬含量的测定》和YS/T472.4-2005《铅含量的测定》中钴精矿部分。起草单位进行了仪器工作条件优化，方法检出限实验、干扰实验等条件实验，选择了9个水平的钴精矿样品，完成了精密度及加标回收试验，具体见试验报告。与原方法相比，本次整合修订主要内容如下：
统一了锰、铅、镉样品的称样量和溶解方式；
b）调整了镉、锰的测定范围；
c）调整了部分元素的分取量；
d）更改了铅和铬标准曲线浓度。

表1 修订前后对比表

	元素
	内容
	修订前
	修订后

	锰
	样品溶解
	20 mL盐酸+10 mL硝酸+3 mL高氯酸
	20 mL盐酸+10mL硝酸+8 mL氢氟酸+3 mL高氯酸

	
	样品分取量
	0.10%~0.5%分取20.00mL，>0.5%~1.0%分取10.00mL
	0.25%~1.0%分取2.00mL

	镉
	称样量、定容体积
	0.200定容至100mL
	0.500g定容至200mL

	
	测定范围
	0.01%~1.00%
	0.01%~0.20%

	
	样品溶解
	氟化氢铵+10 mL盐酸+10 mL硝酸+3 mL高氯酸
	20 mL盐酸+10mL硝酸+8 mL氢氟酸+3 mL高氯酸

	
	样品分取量
	0.01%~0.04%全量，>0.04%~0.2%分取20.00mL
	0.01%~0.05%全量，>0.05%~0.2%分取20.00mL

	铅
	称样量、定容体积
	0.200定容至100mL
	0.500g定容至200mL

	
	样品溶解
	氟化氢铵+10 mL盐酸+10 mL硝酸+3 mL高氯酸
	20 mL盐酸+10mL硝酸+8 mL氢氟酸+3 mL高氯酸

	
	标准曲线
	4.00mg/L,8.00mg/L,12.00mg/L, 16.00mg/L,20.00 mg/L
	2.00mg/L,4.00mg/L,6.00mg/L,8.00mg/L,10.00 mg/L

	
	样品分取量
	0.03%~0.8%全量，>0.8%~0.2%分取25.00mL
	0.03%~0.5%全量，>0.5%~0.2%分取25.00mL

	铬
	样品溶解
	
	

	
	标准曲线
	1.00mg/L,2.00mg/L,3.00mg/L,4.00mg/L,5.00mg/L,6.00mg/L
	0.50mg/L,1.00mg/L,2.00mg/L,3.00mg/L,4.00mg/L,5.00 mg/L

	
	测定介质
	在标准曲线中加入10g/L硫酸钠10mL
	在标准曲线中加入100g/L硫酸钠10mL


1、溶样方法的选择
本次整合修订将代替YS/T 349.3-2010《硫化钴精矿化学分析方法 锰含量的测定》及YS/T 472.1-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 镉含量的测定》、YS/T 472.4-2005《镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 铅含量的测定》中的钴精矿部分。具体样品溶解方式见下表。
表2  火焰原子吸收光谱法中钴精矿的分解方法

	测定元素
	测定范围
	分解方式
	标准文本号

	Mn
	0.10%~1.00%
	20 mL盐酸+5~8 mL氢氟酸+10 mL硝酸+3 mL高氯酸
	YS/T 349.3-2010

	Cd
	0.010%~0.20%
	氟化氢铵+10 mL盐酸+10 mL硝酸+3 mL高氯酸
	YS/T 472.1-2005

	Pb
	0.030%~2.00%
	氟化氢铵+10 mL盐酸+10 mL硝酸+3 mL高氯酸
	YS/T 472.4-2005


    查阅相关标准及从上表中可知，锰、镉、铅元素样品溶解主要区别在称样量及氟化氢铵和氢氟酸的使用上。由于样品中硅含量较高，修订后的标准拟称取0.5 g样品加入20 mL盐酸+10 mL硝酸+8 mL氢氟酸+3 mL高氯酸方式进行溶解。为了验证修订后方法与原标准下测得的数据是否一致，本实验选择1#和5#样品进行试验。
表3  不同样品分解方法的测定结果

	溶样方法
	样品编号
	称样量
	定容体积
	元素测定结果，%

	
	
	
	
	Pb
	Cd

	修订前
	1#
	0.2000
	100
	0.052
	0.016

	修订后
	
	0.5000
	200
	0.053
	0.015

	修订前
	5#
	0.2000
	100
	1.83
	-

	修订后
	
	0.5000
	200
	1.86
	-


由表3可知，原标准和修订后的标准测定的数据一致，说明采用20 mL盐酸+10 mL硝酸+8 mL氢氟酸+3 mL高氯酸的溶解方式可行。
2、原子吸收光谱仪工作条件的选择
结合原标准兼顾仪器的灵敏度和稳定性两个方面，本实验对待测元素测定时选择仪器的工作条件进行汇总，见表4。（表内参数仅供参考，不同品牌、不同型号仪器使用具体参数不同，各单位根据各自使用仪器选择最佳工作条件）。

表4 仪器工作条件
	元素
	灯电流，mA
	狭缝宽度，nm
	乙炔流量，L/min
	燃烧器高度，mm

	Mn
	5
	0.5
	1.1
	7.0

	Pb
	5
	0.5
	1.1
	7.0

	Cd
	3
	0.5
	1.1
	7.0

	Cr
	7
	0.5
	2.1（还原性火焰）
	8.0


3、测定介质和酸度的选择
3.1移取不同量的锰（0.60mg/L、1.80mg/L、3.00mg/L）、铅（2.00mg/L、6.00mg/L、10.00mg/L）、镉标准溶液（0.20mg/L、0.60mg/L、1.00mg/L），分别加入1%、2%、5%、10%的盐酸、硝酸进行测定，测定标准溶液的吸光度。从结果来看，盐酸介质、硝酸介质对铜、钴、铅、锌、镉、铬的测定结果没有明显的影响，为了和样品测定时保持一致，本试验选择5%的盐酸介质进行测定。
3.2取不同量的铬标准溶液（1.00mg/L、3.00mg/L、5.00mg/L），分别加入0.5%、1%、1.5%、2%的硫酸溶液，10g/L、13 g/L、16 g/L的硫酸钠（100g/L）测定标准溶液的吸光度。从测得的结果来看，体积分数在2%以内的硫酸对铬的测定基本无影响，为了和样品测定时保持一致，试验选择1%的硫酸介质进行测定；硫酸钠含量在10 g/L~16 g/L测定的铬的浓度基本一致，考虑到随着硫酸钠试剂的增加，待测试液中硫酸根的浓度也随之增加，因此标准曲线中加入10 g/L硫酸钠溶液。

4、工作曲线的绘制及检出限的确定

起草单位根据各元素的测定范围，确定了工作曲线的浓度，通过实验，在所配制的标准曲线范围内，各元素浓度与吸光度呈良好的线性关系，工作曲线的线性相关系数为0.999以上，可以满足测定要求。通过分析，得出各元素方法的检出限分别为锰0.013mg/L、铅0.078 mg/L、镉0.0036 mg/L、铬0.050mg/L。

5家一验单位测定的工作曲线线性相关系数r均大于0.999，各单位测出各元素的方法检出限见下表：
表5 各元素方法检出限

	单位
	各元素检出限，mg/L

	
	Mn
	Pb
	Cd
	Cr

	浙江华友股份有限公司
	-
	-
	-
	-

	山西北方铜业有限公司
	0.009
	0.046
	0.0041
	0.0083

	深圳中金岭南有色金属股份公司
	0.018
	0.064
	0.0038
	0.031

	广东省科学院工业分析检测中心
	0.028
	0.098
	0.025
	0.025

	昆明冶金研究院有限公司
	0.032
	0.089
	0.0085
	0.058


5、干扰及消除

5.1共存元素干扰实验

经调研，目前钴精矿中主要存在元素有Co、Ni、Cu、Fe、SiO2、Ca、Mg、Al、Pb、Zn、Cr、Mn及少量的As、Cd、S等元素。各元素最大含量为：SiO2 70%，Ni 25%，Cu 35%，Fe 30%，Co 25%，Ca 3%，Mg 5%，Al2O3 5%，Pb 2%，Zn 2%，Cr 2%，Mn 5%，而SiO2在样品分解时绝大多数转化为SiF4逸出，其它元素含量均不超过1%。

钴精矿中铬的分解采用过氧化钠熔融干过滤后进行测定，其中共存元素如镍、铁、镁等元素均以沉淀的方式与待测试液分离。由于样品熔解时使用的银坩埚，试验需要考虑银的干扰，通过测定空白试液，银的含量约为1 mg，因此铬的干扰试验仅考虑25% Co、10% Cu、5% Al2O3、70% SiO2和1 mg Ag 5种元素。
5.1.1 共存元素单元素干扰试验
5.1.1.1分别移取2.00 mL、6.00 mL、10.00 mL中锰、铅、镉混合标准溶液，于一系列100 mL容量瓶中，按照表6加入干扰元素（其中锰元素按稀释5倍计算），按实验方法及选定的仪器工作条件测定其吸光度，结果见表6。
表6 锰、铅、镉元素干扰试验
	共存

元素
	加入量，
mg
	Mn测定值，μg/mL
	共存

元素
	加入量，
mg
	Pb测定值，μg/mL
	Cd测定值，μg/mL

	
	
	0.60
	1.80
	3.00
	
	
	2.00
	6.00
	10.00
	0.20
	0.60
	1.00

	0.0
	0.00
	0.60
	1.80
	3.00
	0.0
	0.00
	2.00
	6.00
	10.00
	0.20
	0.60
	1.00

	Ni
	12.5
	0.59
	1.80
	3.02
	Ni
	65
	1.96
	6.00
	10.05
	0.20
	0.60
	1.00

	Cu
	17.5
	0.61
	1.80
	3.02
	Cu
	87.5
	1.96
	6.10
	10.10
	0.20
	0.60
	0.99

	Fe
	15
	0.58
	1.78
	2.98
	Fe
	75
	1.96
	5.95
	9.94
	0.22
	0.61
	1.01

	Co
	12.5
	0.60
	1.78
	2.94
	Co
	65
	2.00
	6.00
	10.00
	0.20
	0.0.60
	1.00

	Pb
	1
	0.59
	1.81
	2.99
	Pb
	5
	-
	-
	-
	0.20
	0.60
	1.00

	Zn
	1
	0.60
	1.80
	2.99
	Zn
	5
	2.04
	6.00
	10.06
	0.21
	0.61
	1.01

	Ca
	1.5
	0.62
	1.83
	3.04
	Ca
	7.5
	2.04
	5.95
	10.06
	0.20
	0.60
	1.00

	Mg
	2.5
	0.61
	1.80
	3.03
	Mg
	12.5
	2.00
	6.10
	10.06
	0.20
	0.59
	1.00

	Al
	1.5
	0.60
	1.79
	2.98
	Al
	7
	2.04
	6.05
	10.10
	0.20
	0.60
	1.02

	Cr
	1
	0.61
	1.84
	3.07
	Cr
	5
	2.00
	6.10
	10.00
	0.20
	0.60
	1.01

	Mn
	1
	-
	-
	-
	Mn
	5
	2.04
	6.05
	10.06
	0.20
	0.59
	1.00


从表6可知，钴精矿中共存元素的存在对锰、铅、镉测定无影响。其它一验单位均与起草单位结论一致。
5.1.1.2分别移取1.00 mL、2.00 mL、6.00 mL、10.00 mL中铬标准溶液（50.00mg/L）于一系列100 mL容量瓶中，加入最大量的共存元素，按实验方法及选定的仪器工作条件测定其吸光度，结果见表7。
表7 铬元素干扰实验

	共存元素
	加入量，
mg
	Cr测定值，μg/mL

	
	
	1.00
	3.00
	5.00

	0.0
	0.00
	0.99
	2.99
	5.00

	Co
	50
	0.99
	2.98
	5.01

	Cu
	70
	1.00
	2.98
	4.91

	Al2O3
	10
	0.99
	3.00
	4.93

	SiO2
	140
	0.99
	3.00
	5.01

	Ag
	1
	1.00
	2.97
	4.99


从上表结果中可知，上述共存元素对铬的测定没有影响。其它一验单位均与起草单位结论一致。
5.1.2 共存元素综合干扰试验

分别移取2.00 mL、6.00 mL、10.00 mL中锰、铅、镉混合标准溶液，于3个100 mL容量瓶中，按照样品实际测定时体系中各共存元素的最高含量，加入下列元素进行共存元素的综合干扰，按实验方法及选定的仪器工作条件进行测量。试验表明：上述共存元素的存在对锰、铅、镉测定无影响。其它一验单位均与起草单位结论一致。

6、精密度实验
将9个试验样品按照拟订的分析步骤进行精密度试验，每个样品重复测定9次，计算平均值、相对标准偏差。采用本方法平行测定锰、铅、镉、铬9次的结果相对标准偏差在0.39%~3.77%之间，精密度良好。其它一验单位待测元素的RSD在0.07%~3.96%之间。
7、回收率实验
锰、铅、镉元素选取编号为1#、2#试样，铬元素选取6#、7#试样，加入一定量的各元素标准溶液，按实验方法及选定的仪器工作条件测定，分析结果见表8。

表8 试样加标回收率实验

	样品
	元素
	元素含量，%
	元素含量，mg
	加入量，mg
	测得量，mg
	回收率，%

	1#
	Mn
	0.246
	1.230
	0.50
	1.755
	105.0

	
	
	
	
	1.00
	2.265
	103.5

	
	
	
	
	2.00
	3.280
	102.5

	
	Pb
	0.0557
	0.278
	0.15
	0.426
	98.7

	
	
	
	
	0.30
	0.590
	104.0

	
	
	
	
	0.60
	0.885
	101.2

	
	Cd
	0.0152
	0.076
	0.030
	0.108
	106.7

	
	
	
	
	0.060
	0.135
	98.3

	
	
	
	
	0.15
	0.223
	98.0

	2#
	Mn
	0.928
	4.640
	2.00
	6.65
	109.5

	
	
	
	
	4.00
	8.561
	98.0

	
	
	
	
	8.00
	12.670
	100.4

	
	Pb
	0.115
	0.575
	0.20
	0.777
	101.0

	
	
	
	
	0.40
	0.968
	98.2

	
	
	
	
	0.80
	1.395
	102.5

	
	Cd
	0.0523
	0.262
	0.10
	0.360
	98.0

	
	
	
	
	0.20
	0.468
	103.0

	
	
	
	
	0.40
	0.660
	99.5

	6#
	Cr
	0.0610
	0.122
	0.050
	0.175
	106.0

	
	
	
	
	0.10
	0.221
	99.0

	
	
	
	
	0.20
	0.330
	104.0

	7#
	Cr
	0.277
	0.554
	0.30
	0.880
	109.0

	
	
	
	
	0.60
	1.166
	102.0

	
	
	
	
	1.20
	1.778
	102.0


试验表明：采用本试验方法测定锰、铅、镉、铬的回收率在98.0%~109.5%之间，回收率较好。其它一验单位测定各元素的回收率在92.0%~109.6%之间。

8、样品对照实验

将火焰原子吸收光谱法（AAS）测定结果与电感耦合等离子体发射光谱法（ICP）)测定结果进行了对比，结果见表9。（实验室可根据实际情况对该部分进行验证）。

表9  方法比对试验
	元素
	样品编号
	AAS结果，%
	ICP结果，%

	Mn
	1#
	0.26 
	0.27

	
	2#
	0.92
	0.88

	
	3#
	2.55
	2.56

	
	4#
	3.22
	3.12

	
	5#
	4.08
	3.98

	Pb
	1#
	0.053
	0.047

	
	2#
	0.11
	0.11

	
	3#
	0.46
	0.47

	
	4#
	1.05 
	1.11

	
	5#
	1.86 
	1.87

	Cd
	1#
	0.015 
	0.015

	
	2#
	0.052
	0.053

	
	3#
	0.10
	0.11

	
	4#
	0.18
	0.19

	Cr
	6#
	0.059
	0.060

	
	7#
	0.28
	0.29

	
	8#
	0.75
	0.76

	
	9#
	1.72
	1.69


试验表明，电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）与火焰原子吸收光谱法（AAS）测定结果基本一致。

（二）重复性及再现性
对火焰原子吸收光谱法测定锰、铅、镉、铬含量的9个镍精矿验证样品，13家实验室进行了协同试验，对每个水平的锰、铅、镉、铬验证样品在重复性条件下独立测定9次。13家实验室编号见表10。各实验室原始数据见表11-表14。
表10 实验室编号
	实验室编号
	单位名称

	1
	金川集团股份有限公司

	2
	浙江华友股份有限公司

	3
	山西北方铜业有限公司

	4
	深圳中金岭南有色金属股份公司

	5
	广东省科学院工业分析检测中心

	6
	昆明冶金研究院有限公司

	7
	大冶有色设计研究院有限公司

	8
	格林美股份有限公司

	9
	阳新弘盛铜业有限公司

	10
	紫金矿业集团股份有限公司

	11
	湖南田诚检测技术有限责任公司

	12
	防城海关综合技术服务中心

	13
	湖南有色金属研究院有限责任公司


表11  锰元素平均值及标准偏差
	i No.
	次数
	水平  j
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	0.263
	0.908
	2.555
	3.232
	4.126

	
	2
	0.263
	0.916
	2.535
	3.194
	4.086

	
	3
	0.261
	0.912
	2.555
	3.232
	4.106

	
	4
	0.261
	0.916
	2.555
	3.194
	4.066

	
	5
	0.26
	0.924
	2.535
	3.213
	4.046

	
	6
	0.263
	0.912
	2.535
	3.232
	4.066

	
	7
	0.256
	0.94
	2.535
	3.232
	4.106

	
	8
	0.252
	0.924
	2.535
	3.232
	4.066

	
	9
	0.258
	0.912
	2.555
	3.194
	4.086

	
	平均值
	0.260 
	0.918 
	2.544 
	3.217 
	4.084 

	
	标准偏差
	0.0035 
	0.0093 
	0.0099 
	0.0174 
	0.0239 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	2
	1
	0.238 
	0.910 
	2.458 
	3.012 
	3.732 

	
	2
	0.233 
	0.914 
	2.442 
	3.008 
	3.684 

	
	3
	0.233 
	0.932 
	2.441 
	3.004 
	3.682 

	
	4
	0.236 
	0.912 
	2.456 
	3.033 
	3.756 

	
	5
	0.235 
	0.918 
	2.462 
	3.028 
	3.752 

	
	6
	0.238 
	0.918 
	2.456 
	3.028 
	3.707 

	
	7
	0.235 
	0.914 
	2.447 
	3.016 
	3.748 

	
	8
	0.235 
	0.920 
	2.469 
	2.986 
	3.754 

	
	9
	0.236 
	0.921 
	2.463 
	3.028 
	3.745 

	
	平均值
	0.236 
	0.918 
	2.455 
	3.016 
	3.729 

	
	标准偏差
	0.0018 
	0.007 
	0.010 
	0.015 
	0.030 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	3
	1
	0.261
	0.911
	2.511
	3.232
	4.089

	
	2
	0.256
	0.913
	2.542
	3.215
	4.074

	
	3
	0.252
	0.914
	2.512
	3.217
	4.074

	
	4
	0.251
	0.922
	2.527
	3.304
	3.99

	
	5
	0.252
	0.933
	2.546
	3.185
	4.065

	
	6
	0.257
	0.918
	2.538
	3.239
	4.106

	
	7
	0.252
	0.912
	2.549
	3.172
	4.087

	
	8
	0.254
	0.916
	2.54
	3.144
	4.099

	
	9
	0.251
	0.911
	2.534
	3.199
	4.071

	
	平均值
	0.254 
	0.917 
	2.533 
	3.212 
	4.073 

	
	标准偏差
	0.0034 
	0.007 
	0.014 
	0.046 
	0.034 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	4
	1
	0.267
	0.897
	2.524
	3.228
	3.958

	
	2
	0.251
	0.906
	2.526
	3.192
	3.967

	
	3
	0.258
	0.915
	2.521
	3.197
	3.945

	
	4
	0.26
	0.903
	2.534
	3.208
	3.96

	
	5
	0.265
	0.906
	2.544
	3.249
	3.94

	
	6
	0.259
	0.899
	2.512
	3.182
	4.005

	
	7
	0.264
	0.917
	2.516
	3.185
	4.015

	
	8
	0.252
	0.925
	2.515
	3.222
	3.957

	
	9
	0.263
	0.903
	2.522
	3.194
	3.974

	
	平均值
	0.260 
	0.908 
	2.524 
	3.206 
	3.969 

	
	标准偏差
	0.0053 
	0.009 
	0.009 
	0.021 
	0.024 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	5
	1
	0.253
	0.872
	2.561
	3.201
	3.959

	
	2
	0.251
	0.863
	2.562
	3.203
	3.958

	
	3
	0.25
	0.863
	2.563
	3.202
	3.957

	
	4
	0.251
	0.862
	2.56
	3.198
	3.952

	
	5
	0.249
	0.864
	2.559
	3.197
	3.958

	
	6
	0.248
	0.868
	2.559
	3.204
	3.95

	
	7
	0.25
	0.869
	2.562
	3.205
	3.958

	
	8
	0.252
	0.866
	2.557
	3.2
	3.962

	
	9
	0.246
	0.865
	2.561
	3.196
	3.961

	
	平均值
	0.250 
	0.866 
	2.560 
	3.201 
	3.957 

	
	标准偏差
	0.0020 
	0.003 
	0.002 
	0.003 
	0.004 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	6
	1
	0.253
	0.876
	2.488
	3.125
	3.996

	
	2
	0.245
	0.882
	2.492
	3.128
	3.972

	
	3
	0.252
	0.86
	2.459
	3.123
	3.995

	
	4
	0.249
	0.878
	2.449
	3.212
	4.008

	
	5
	0.245
	0.869
	2.467
	3.237
	3.968

	
	6
	0.248
	0.878
	2.454
	3.188
	3.931

	
	7
	0.252
	0.88
	2.51
	3.19
	4.015

	
	8
	0.254
	0.882
	2.49
	3.165
	4.019

	
	9
	0.253
	0.882
	2.503
	3.191
	4.12

	
	平均值
	0.250 
	0.876 
	2.479 
	3.173 
	4.003 

	
	标准偏差
	0.0033 
	0.007 
	0.021 
	0.039 
	0.049 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	7
	1
	0.264
	0.912
	2.556
	3.231
	4.098

	
	2
	0.263
	0.907
	2.527
	3.233
	4.074

	
	3
	0.269
	0.924
	2.543
	3.202
	4.12

	
	4
	0.259
	0.912
	2.536
	3.221
	4.101

	
	5
	0.262
	0.915
	2.541
	3.231
	4.106

	
	6
	0.254
	0.923
	2.529
	3.228
	4.118

	
	7
	0.261
	0.914
	2.546
	3.228
	4.088

	
	8
	0.258
	0.922
	2.537
	3.224
	4.079

	
	9
	0.258
	0.918
	2.533
	3.232
	4.104

	
	平均值
	0.261 
	0.916 
	2.539 
	3.226 
	4.099 

	
	标准偏差
	0.0041 
	0.005 
	0.008 
	0.009 
	0.015 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	8
	1
	0.263 
	0.905 
	2.544 
	3.316 
	4.058 

	
	2
	0.266 
	0.902 
	2.567 
	3.344 
	4.190 

	
	3
	0.264 
	0.912 
	2.502 
	3.242 
	4.093 

	
	4
	0.254 
	0.904 
	2.511 
	3.215 
	4.077 

	
	5
	0.263 
	0.911 
	2.568 
	3.238 
	4.197 

	
	6
	0.252 
	0.911 
	2.529 
	3.234 
	4.072 

	
	7
	0.270 
	0.905 
	2.533 
	3.130 
	4.062 

	
	8
	0.258 
	0.928 
	2.552 
	3.348 
	4.097 

	
	9
	0.261 
	0.929 
	2.568 
	3.317 
	4.081 

	
	平均值
	0.261 
	0.912 
	2.542 
	3.265 
	4.103 

	
	标准偏差
	0.0055 
	0.0096 
	0.0233 
	0.0678 
	0.0497 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	9
	1
	0.25
	0.898
	2.447
	3.331
	4.066

	
	2
	0.244
	0.904
	2.436
	3.282
	4.006

	
	3
	0.256
	0.9
	2.598
	3.054
	4.128

	
	4
	0.265
	0.888
	2.6
	3.267
	4.158

	
	5
	0.251
	0.904
	2.486
	3.053
	4.157

	
	6
	0.264
	0.88
	2.453
	3.334
	4.134

	
	7
	0.256
	0.873
	2.564
	3.216
	4.032

	
	8
	0.247
	0.944
	2.589
	3.165
	4.104

	
	9
	0.249
	0.945
	2.506
	3.276
	4.053

	
	平均值
	0.254 
	0.904 
	2.520 
	3.220 
	4.093 

	
	标准偏差
	0.0069 
	0.0239 
	0.0645 
	0.1016 
	0.0527 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	10
	1
	0.257
	0.912
	2.557
	3.218
	4.094

	
	2
	0.255
	0.93
	2.539
	3.224
	4.115

	
	3
	0.26
	0.908
	2.547
	3.206
	4.101

	
	4
	0.261
	0.921
	2.583
	3.197
	4.074

	
	5
	0.258
	0.917
	2.548
	3.217
	4.121

	
	6
	0.262
	0.917
	2.517
	3.186
	4.077

	
	7
	0.264
	0.916
	2.555
	3.229
	4.017

	
	8
	0.257
	0.92
	2.557
	3.204
	4.096

	
	9
	0.258
	0.91
	2.509
	3.173
	4.037

	
	平均值
	0.259 
	0.917 
	2.546 
	3.206 
	4.081 

	
	标准偏差
	0.00285 
	0.00661 
	0.02224 
	0.01834 
	0.03472 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 

	11
	1
	0.254
	0.916
	2.525
	3.321
	3.954

	
	2
	0.262
	0.941
	2.554
	3.210
	4.062

	
	3
	0.252
	0.926
	2.551
	3.195
	4.125

	
	4
	0.268
	0.899
	2.533
	3.218
	4.018

	
	5
	0.260
	0.902
	2.538
	3.230
	4.055

	
	6
	0.263
	0.925
	2.542
	3.198
	4.018

	
	7
	0.265
	0.920
	2.528
	3.236
	4.072

	
	平均值
	0.261 
	0.918 
	2.539 
	3.230 
	4.043 

	
	标准偏差
	0.0053 
	0.0134 
	0.0102 
	0.0398 
	0.0496 

	
	n
	7
	7
	7
	7
	7

	12
	1
	0.263 
	0.916 
	2.499 
	3.304 
	4.068 

	
	2
	0.260 
	0.916 
	2.554 
	3.304 
	4.018 

	
	3
	0.256 
	0.904 
	2.501 
	3.202 
	4.000 

	
	4
	0.262 
	0.904 
	2.552 
	3.271 
	4.037 

	
	5
	0.259 
	0.918 
	2.545 
	3.287 
	4.089 

	
	6
	0.261 
	0.916 
	2.555 
	3.275 
	4.120 

	
	7
	0.261 
	0.908 
	2.523 
	3.241 
	4.052 

	
	8
	0.264 
	0.924 
	2.564 
	3.216 
	4.044 

	
	9
	0.264 
	0.918 
	2.566 
	3.239 
	4.069 

	
	平均值
	0.261 
	0.914 
	2.540 
	3.260 
	4.055 

	
	标准偏差
	0.0024 
	0.006 
	0.024 
	0.035 
	0.034 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	13
	1
	0.244
	0.895
	2.476
	3.141
	3.981

	
	2
	0.244
	0.902
	2.512
	3.16
	4.022

	
	3
	0.256
	0.925
	2.45
	3.175
	3.945

	
	4
	0.264
	0.902
	2.519
	3.137
	3.949

	
	5
	0.255
	0.889
	2.495
	3.212
	4.005

	
	6
	0.262
	0.899
	2.505
	3.229
	3.99

	
	7
	0.249
	0.9
	2.521
	3.11
	3.902

	
	8
	0.253
	0.885
	2.485
	3.115
	3.921

	
	9
	0.254
	0.881
	2.491
	3.189
	3.959

	
	平均值
	0.253 
	0.898 
	2.495 
	3.163 
	3.964 

	
	标准偏差
	0.0066 
	0.0121 
	0.021 
	0.039 
	0.037 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9


表12  铅元素平均值及标准偏差
	i No.
	次数
	水平  j
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	0.0542
	0.108
	0.463
	1.062
	1.864

	
	2
	0.0542
	0.108
	0.441
	1.051
	1.842

	
	3
	0.0565
	0.115
	0.475
	1.051
	1.83

	
	4
	0.052
	0.108
	0.475
	1.04
	1.864

	
	5
	0.0542
	0.111
	0.463
	1.051
	1.887

	
	6
	0.052
	0.113
	0.463
	1.051
	1.876

	
	7
	0.052
	0.106
	0.452
	1.04
	1.876

	
	8
	0.0497
	0.113
	0.475
	1.04
	1.887

	
	9
	0.0542
	0.106
	0.463
	1.04
	1.842

	
	平均值
	0.053 
	0.110 
	0.463 
	1.047 
	1.863 

	
	标准偏差
	0.0019 
	0.0031 
	0.0107 
	0.0073 
	0.0196 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	2
	1
	0.0487 
	0.101 
	0.453 
	1.071 
	1.851 

	
	2
	0.0455 
	0.102 
	0.448 
	1.076 
	1.811 

	
	3
	0.0517 
	0.102 
	0.468 
	1.091 
	1.824 

	
	4
	0.0518 
	0.100 
	0.463 
	1.090 
	1.838 

	
	5
	0.0487 
	0.102 
	0.458 
	1.091 
	1.811 

	
	6
	0.0517 
	0.099 
	0.448 
	1.071 
	1.831 

	
	7
	0.0507 
	0.100 
	0.443 
	1.076 
	1.851 

	
	8
	0.0528 
	0.100 
	0.448 
	1.070 
	1.836 

	
	9
	0.0517 
	0.103 
	0.443 
	1.058 
	1.840 

	
	平均值
	0.050 
	0.101 
	0.452 
	1.077 
	1.833 

	
	标准偏差
	0.0023 
	0.001 
	0.009 
	0.011 
	0.015 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	3
	1
	0.053
	0.111
	0.462
	1.004
	1.847

	
	2
	0.0531
	0.107
	0.451
	1.051
	1.842

	
	3
	0.0529
	0.106
	0.442
	1.04
	1.843

	
	4
	0.0549
	0.113
	0.462
	1.049
	1.853

	
	5
	0.0543
	0.1
	0.476
	1.073
	1.864

	
	6
	0.0551
	0.105
	0.451
	1.041
	1.872

	
	7
	0.0542
	0.108
	0.464
	1.005
	1.856

	
	8
	0.053
	0.104
	0.465
	1.032
	1.896

	
	9
	0.0548
	0.106
	0.478
	1.03
	1.844

	
	平均值
	0.054 
	0.107 
	0.461 
	1.036 
	1.857 

	
	标准偏差
	0.0009 
	0.004 
	0.012 
	0.022 
	0.018 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	4
	1
	0.0516
	0.11
	0.43
	1.038
	1.835

	
	2
	0.0528
	0.112
	0.442
	1.035
	1.846

	
	3
	0.0524
	0.109
	0.454
	1.06
	1.822

	
	4
	0.0518
	0.112
	0.443
	1.046
	1.846

	
	5
	0.053
	0.111
	0.461
	1.058
	1.839

	
	6
	0.0518
	0.114
	0.454
	1.047
	1.874

	
	7
	0.051
	0.11
	0.434
	1.04
	1.865

	
	8
	0.0498
	0.111
	0.452
	1.052
	1.872

	
	9
	0.0521
	0.107
	0.439
	1.049
	1.83

	
	平均值
	0.052 
	0.111 
	0.445 
	1.047 
	1.848 

	
	标准偏差
	0.0009 
	0.002 
	0.010 
	0.008 
	0.018 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	5
	1
	0.056
	0.11
	0.506
	1.057
	1.89

	
	2
	0.0561
	0.107
	0.507
	1.065
	1.892

	
	3
	0.0562
	0.112
	0.503
	1.061
	1.889

	
	4
	0.0559
	0.105
	0.509
	1.058
	1.893

	
	5
	0.0561
	0.11
	0.507
	1.061
	1.892

	
	6
	0.0561
	0.112
	0.508
	1.063
	1.894

	
	7
	0.056
	0.112
	0.507
	1.061
	1.885

	
	8
	0.0561
	0.117
	0.507
	1.062
	1.886

	
	9
	0.0558
	0.108
	0.506
	1.06
	1.895

	
	平均值
	0.056 
	0.110 
	0.507 
	1.061 
	1.891 

	
	标准偏差
	0.0001 
	0.003 
	0.002 
	0.002 
	0.003 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	6
	1
	0.0582
	0.116
	0.498
	1.145
	1.886

	
	2
	0.0616
	0.113
	0.489
	1.138
	1.932

	
	3
	0.0579
	0.116
	0.518
	1.146
	1.948

	
	4
	0.0608
	0.115
	0.52
	1.139
	1.933

	
	5
	0.0611
	0.117
	0.528
	1.139
	1.968

	
	6
	0.062
	0.118
	0.522
	1.14
	1.962

	
	7
	0.061
	0.116
	0.52
	1.148
	1.958

	
	8
	0.0622
	0.113
	0.482
	1.098
	1.962

	
	9
	0.0611
	0.116
	0.478
	1.086
	1.899

	
	平均值
	0.061 
	0.116 
	0.506 
	1.131 
	1.939 

	
	标准偏差
	0.0015 
	0.002 
	0.018 
	0.021 
	0.028 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	7
	1
	0.0517
	0.11
	0.45
	1.064
	1.831

	
	2
	0.052
	0.112
	0.486
	1.043
	1.843

	
	3
	0.0492
	0.111
	0.43
	1.053
	1.881

	
	4
	0.053
	0.11
	0.465
	1.056
	1.858

	
	5
	0.0536
	0.109
	0.466
	1.056
	1.878

	
	6
	0.0531
	0.111
	0.455
	1.061
	1.869

	
	7
	0.0528
	0.11
	0.461
	1.048
	1.876

	
	8
	0.0518
	0.108
	0.464
	1.048
	1.862

	
	9
	0.0533
	0.108
	0.459
	1.056
	1.882

	
	平均值
	0.052 
	0.110 
	0.460 
	1.054 
	1.864 

	
	标准偏差
	0.0013 
	0.001 
	0.014 
	0.006 
	0.017 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	8
	1
	0.0557 
	0.1080 
	0.4677 
	1.1592 
	1.7931 

	
	2
	0.0568 
	0.1081 
	0.4578 
	1.0450 
	1.8894 

	
	3
	0.0567 
	0.1070 
	0.4631 
	1.0814 
	1.8326 

	
	4
	0.0542 
	0.1049 
	0.4645 
	1.0939 
	1.9030 

	
	5
	0.0539 
	0.1086 
	0.4759 
	1.0877 
	1.9098 

	
	6
	0.0516 
	0.1064 
	0.4562 
	1.1292 
	1.8894 

	
	7
	0.0520 
	0.1116 
	0.4735 
	1.0558 
	1.9232 

	
	8
	0.0553 
	0.1060 
	0.4747 
	1.1057 
	1.7998 

	
	9
	0.0539 
	0.0991 
	0.4634 
	1.0838 
	1.8184 

	
	平均值
	0.054 
	0.107 
	0.466 
	1.094 
	1.862 

	
	标准偏差
	0.0018 
	0.0032 
	0.0068 
	0.0330 
	0.0478 

	
	n
	11 
	11 
	11 
	11 
	11 

	9
	1
	0.0542
	0.101
	0.497
	1.133
	1.941

	
	2
	0.0542
	0.098
	0.491
	1.084
	1.962

	
	3
	0.0565
	0.101
	0.501
	1.109
	1.886

	
	4
	0.052
	0.0.99
	0.493
	1.109
	1.937

	
	5
	0.0542
	0.101
	0.502
	1.117
	1.937

	
	6
	0.052
	0.101
	0.491
	1.112
	1.933

	
	7
	0.052
	0.102
	0.489
	1.119
	1.931

	
	8
	0.0497
	0.102
	0.488
	1.16
	1.919

	
	9
	0.0542
	0.103
	0.475
	1.118
	1.931

	
	平均值
	0.053 
	0.101 
	0.492 
	1.118 
	1.931 

	
	标准偏差
	0.0019 
	0.0014 
	0.0076 
	0.0193 
	0.0192 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	10
	1
	0.0536
	0.11
	0.47
	1.07
	1.831

	
	2
	0.0529
	0.117
	0.465
	1.078
	1.902

	
	3
	0.0532
	0.111
	0.457
	1.071
	1.878

	
	4
	0.0557
	0.113
	0.464
	1.082
	1.896

	
	5
	0.0547
	0.111
	0.472
	1.084
	1.858

	
	6
	0.0534
	0.113
	0.465
	1.054
	1.878

	
	7
	0.0543
	0.11
	0.476
	1.071
	1.86

	
	8
	0.0522
	0.112
	0.464
	1.068
	1.876

	
	9
	0.053
	0.112
	0.457
	1.039
	1.836

	
	平均值
	0.054 
	0.112 
	0.466 
	1.069 
	1.868 

	
	标准偏差
	0.00107 
	0.00215 
	0.00635 
	0.01418 
	0.02439 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	11
	1
	0.0564
	0.110
	0.495
	1.052
	1.912

	
	2
	0.0579
	0.113
	0.477
	1.085
	1.894

	
	3
	0.0554
	0.105
	0.452
	1.062
	1.853

	
	4
	0.0581
	0.108
	0.483
	0.106
	1.876

	
	5
	0.0535
	0.112
	0.457
	1.073
	1.862

	
	6
	0.0534
	0.106
	0.468
	1.081
	1.857

	
	7
	0.0529
	0.115
	2.528
	1.054
	1.855

	
	平均值
	0.055 
	0.110 
	0.766 
	0.930 
	1.873 

	
	标准偏差
	0.0020 
	0.0034 
	0.7196 
	0.3370 
	0.0209 

	
	n
	7
	7
	7
	7
	7

	12
	1
	0.053 
	0.105 
	0.489 
	1.026 
	1.854 

	
	2
	0.053 
	0.106 
	0.484 
	1.023 
	1.864 

	
	3
	0.056 
	0.107 
	0.480 
	1.036 
	1.834 

	
	4
	0.053 
	0.106 
	0.486 
	1.044 
	1.865 

	
	5
	0.054 
	0.106 
	0.480 
	1.058 
	1.848 

	
	6
	0.053 
	0.107 
	0.478 
	1.027 
	1.843 

	
	7
	0.054 
	0.103 
	0.480 
	1.058 
	1.855 

	
	8
	0.052 
	0.104 
	0.478 
	1.071 
	1.863 

	
	9
	0.053 
	0.106 
	0.482 
	1.039 
	1.835 

	
	平均值
	0.054 
	0.106 
	0.482 
	1.042 
	1.851 

	
	标准偏差
	0.0010 
	0.001 
	0.004 
	0.016 
	0.011 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9

	13
	1
	0.0503
	0.119
	0.468
	1.121
	1.881

	
	2
	0.0489
	0.115
	0.475
	1.134
	1.888

	
	3
	0.0551
	0.113
	0.461
	1.055
	1.878

	
	4
	0.0541
	0.105
	0.445
	1.11
	1.867

	
	5
	0.0512
	0.113
	0.443
	1.108
	1.865

	
	6
	0.0522
	0.107
	0.455
	1.095
	1.855

	
	7
	0.0515
	0.1
	0.471
	1.068
	1.85

	
	8
	0.0539
	0.109
	0.458
	1.089
	1.869

	
	9
	0.0542
	0.112
	0.466
	1.109
	1.874

	
	平均值
	0.052 
	0.110 
	0.460 
	1.099 
	1.870 

	
	标准偏差
	0.0020 
	0.0054 
	0.010 
	0.024 
	0.011 

	
	n
	9
	9
	9
	9 
	9


表13 镉元素平均值及标准偏差
	i No.
	次数
	水平  j

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	1
	0.0154
	0.0523
	0.1
	0.178

	
	2
	0.015
	0.0504
	0.102
	0.181

	
	3
	0.0155
	0.0504
	0.1
	0.179

	
	4
	0.0145
	0.0523
	0.102
	0.179

	
	5
	0.0139
	0.0504
	0.102
	0.178

	
	6
	0.0146
	0.0523
	0.101
	0.179

	
	7
	0.0155
	0.0519
	0.101
	0.179

	
	8
	0.0154
	0.0543
	0.1
	0.179

	
	9
	0.0157
	0.0519
	0.099
	0.179

	
	平均值
	0.015 
	0.052 
	0.101 
	0.179 

	
	标准偏差
	0.0006 
	0.0012 
	0.0010 
	0.0008 

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	2
	1
	0.013 
	0.050 
	0.098 
	0.176 

	
	2
	0.014 
	0.050 
	0.095 
	0.180 

	
	3
	0.014 
	0.052 
	0.098 
	0.180 

	
	4
	0.013 
	0.052 
	0.097 
	0.182 

	
	5
	0.015 
	0.052 
	0.097 
	0.178 

	
	6
	0.014 
	0.051 
	0.091 
	0.179 

	
	7
	0.015 
	0.053 
	0.092 
	0.180 

	
	8
	0.014 
	0.051 
	0.097 
	0.175 

	
	9
	0.013 
	0.051 
	0.097 
	0.176 

	
	平均值
	0.014 
	0.051 
	0.096 
	0.178 

	
	标准偏差
	0.0008 
	0.001 
	0.002 
	0.002 

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	3
	1
	0.0152
	0.0513
	0.099
	0.178

	
	2
	0.0152
	0.053
	0.101
	0.176

	
	3
	0.015
	0.0538
	0.098
	0.178

	
	4
	0.0154
	0.0526
	0.101
	0.175

	
	5
	0.0149
	0.0538
	0.102
	0.176

	
	6
	0.0147
	0.0507
	0.101
	0.177

	
	7
	0.0149
	0.0516
	0.101
	0.176

	
	8
	0.0149
	0.0518
	0.1
	0.179

	
	9
	0.0151
	0.0515
	0.103
	0.177

	
	平均值
	0.015 
	0.052 
	0.101 
	0.177 

	
	标准偏差
	0.0002 
	0.001 
	0.002 
	0.001 

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	4
	1
	0.0164
	0.0522
	0.103
	0.185

	
	2
	0.0168
	0.05
	0.102
	0.184

	
	3
	0.0162
	0.0499
	0.106
	0.185

	
	4
	0.0167
	0.0505
	0.108
	0.182

	
	5
	0.016
	0.0497
	0.105
	0.182

	
	6
	0.0165
	0.0498
	0.106
	0.184

	
	7
	0.0155
	0.051
	0.107
	0.185

	
	8
	0.0158
	0.0521
	0.104
	0.182

	
	9
	0.0159
	0.0513
	0.102
	0.182

	
	平均值
	0.016 
	0.051 
	0.105 
	0.183 

	
	标准偏差
	0.0004 
	0.001 
	0.002 
	0.001 

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	5
	1
	0.0149
	0.0544
	0.0997
	0.173

	
	2
	0.015
	0.0547
	0.0996
	0.176

	
	3
	0.0153
	0.0545
	0.0994
	0.169

	
	4
	0.0152
	0.0546
	0.0995
	0.17

	
	5
	0.0147
	0.054
	0.0993
	0.175

	
	6
	0.0153
	0.0549
	0.0995
	0.169

	
	7
	0.0148
	0.0541
	0.0995
	0.17

	
	8
	0.0151
	0.0542
	0.0997
	0.173

	
	9
	0.015
	0.0548
	0.0999
	0.171

	
	平均值
	0.015 
	0.054 
	0.100 
	0.172 

	
	标准偏差
	0.0002 
	0.000 
	0.000 
	0.002 

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	6
	1
	0.0161
	0.0541
	0.108
	0.192

	
	2
	0.0164
	0.0541
	0.112
	0.184

	
	3
	0.0161
	0.0539
	0.105
	0.18

	
	4
	0.0151
	0.0515
	0.106
	0.183

	
	5
	0.0158
	0.055
	0.109
	0.178

	
	6
	0.0156
	0.058
	0.108
	0.18

	
	7
	0.0153
	0.051
	0.106
	0.192

	
	8
	0.0164
	0.054
	0.105
	0.178

	
	9
	0.0158
	0.0552
	0.11
	0.181

	
	平均值
	0.016 
	0.054 
	0.108 
	0.183 

	
	标准偏差
	0.0004 
	0.002 
	0.002 
	0.005 

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	7
	1
	0.0158
	0.052
	0.108
	0.172

	
	2
	0.0158
	0.0512
	0.102
	0.182

	
	3
	0.0148
	0.051
	0.1
	0.182

	
	4
	0.0151
	0.0511
	0.101
	0.178

	
	5
	0.0146
	0.0509
	0.103
	0.179

	
	6
	0.0145
	0.0513
	0.102
	0.181

	
	7
	0.0152
	0.0514
	0.105
	0.176

	
	8
	0.0149
	0.0508
	0.106
	0.181

	
	9
	0.0154
	0.0517
	0.107
	0.178

	
	平均值
	0.015 
	0.051 
	0.104 
	0.179 

	
	标准偏差
	0.0004 
	0.000 
	0.003 
	0.003 

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	8
	1
	0.0145 
	0.0555 
	0.0984 
	0.1769 

	
	2
	0.0143 
	0.0518 
	0.1047 
	0.1703 

	
	3
	0.0137 
	0.0558 
	0.0990 
	0.1691 

	
	4
	0.0137 
	0.0558 
	0.1002 
	0.1748 

	
	5
	0.0139 
	0.0538 
	0.0965 
	0.1767 

	
	6
	0.0147 
	0.0553 
	0.1027 
	0.1683 

	
	7
	0.0139 
	0.0538 
	0.0950 
	0.1691 

	
	8
	0.0135 
	0.0518 
	0.1021 
	0.1767 

	
	9
	0.0147 
	0.0513 
	0.0965 
	0.1747 

	
	平均值
	0.014 
	0.054 
	0.099 
	0.173 

	
	标准偏差
	0.0004 
	0.0017 
	0.0030 
	0.0035 

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	9
	1
	0.0154
	0.0523
	0.1
	0.178

	
	2
	0.015
	0.0504
	0.102
	0.181

	
	3
	0.0155
	0.0504
	0.1
	0.179

	
	4
	0.0145
	0.0523
	0.102
	0.179

	
	5
	0.0139
	0.0504
	0.102
	0.178

	
	6
	0.0146
	0.0523
	0.101
	0.179

	
	7
	0.0155
	0.0519
	0.101
	0.179

	
	8
	0.0154
	0.0543
	0.1
	0.179

	
	9
	0.0157
	0.0519
	0.099
	0.179

	
	平均值
	0.015 
	0.052 
	0.101 
	0.179 

	
	标准偏差
	0.0006 
	0.0012 
	0.0010 
	0.0008 

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	10
	1
	0.0153
	0.053
	0.101
	0.177

	
	2
	0.0148
	0.052
	0.102
	0.175

	
	3
	0.0149
	0.054
	0.101
	0.176

	
	4
	0.0156
	0.053
	0.104
	0.176

	
	5
	0.0157
	0.054
	0.101
	0.176

	
	6
	0.0156
	0.053
	0.1
	0.176

	
	7
	0.0151
	0.052
	0.101
	0.177

	
	8
	0.0153
	0.052
	0.103
	0.176

	
	9
	0.0154
	0.053
	0.099
	0.173

	
	平均值
	0.015 
	0.053 
	0.101 
	0.176 

	
	标准偏差
	0.00032 
	0.00078 
	0.00150 
	0.00120 

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	11
	1
	0.254
	0.916
	2.525
	3.321

	
	2
	0.262
	0.941
	2.554
	3.210

	
	3
	0.252
	0.926
	2.551
	3.195

	
	4
	0.268
	0.899
	2.533
	3.218

	
	5
	0.260
	0.902
	2.538
	3.230

	
	6
	0.263
	0.925
	2.542
	3.198

	
	7
	0.265
	0.920
	2.528
	3.236

	
	平均值
	0.261 
	0.918 
	2.539 
	3.230 

	
	标准偏差
	0.0053 
	0.0134 
	0.0102 
	0.0398 

	
	n
	7
	7
	7
	7

	12
	1
	0.016 
	0.053 
	0.102 
	0.174 

	
	2
	0.016 
	0.052 
	0.099 
	0.175 

	
	3
	0.016 
	0.052 
	0.099 
	0.176 

	
	4
	0.015 
	0.051 
	0.101 
	0.176 

	
	5
	0.016 
	0.051 
	0.099 
	0.176 

	
	6
	0.016 
	0.051 
	0.101 
	0.175 

	
	7
	0.015 
	0.051 
	0.100 
	0.176 

	
	8
	0.015 
	0.051 
	0.099 
	0.175 

	
	9
	0.015 
	0.052 
	0.103 
	0.176 

	
	平均值
	0.015 
	0.052 
	0.100 
	0.175 

	
	标准偏差
	0.0003 
	0.001 
	0.001 
	0.001 

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	13
	1
	0.0154
	0.0535
	0.108
	0.178

	
	2
	0.0171
	0.0544
	0.104
	0.185

	
	3
	0.0151
	0.0511
	0.113
	0.186

	
	4
	0.0158
	0.0529
	0.115
	0.181

	
	5
	0.0145
	0.0518
	0.101
	0.175

	
	6
	0.0162
	0.0522
	0.105
	0.183

	
	7
	0.0159
	0.051
	0.102
	0.174

	
	8
	0.0151
	0.0509
	0.107
	0.188

	
	9
	0.0148
	0.0525
	0.104
	0.173

	
	平均值
	0.016 
	0.052 
	0.107 
	0.180 

	
	标准偏差
	0.0008 
	0.0011 
	0.004 
	0.005 

	
	n
	9
	9
	9
	9 


表14 铬元素平均值及标准偏差
	i No.
	次数
	水平  j

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	1
	0.0564
	0.268
	0.729
	1.72

	
	2
	0.0583
	0.262
	0.743
	1.706

	
	3
	0.0583
	0.268
	0.758
	1.676

	
	4
	0.0594
	0.265
	0.787
	1.749

	
	5
	0.0612
	0.271
	0.743
	1.749

	
	6
	0.0583
	0.262
	0.743
	1.72

	
	7
	0.0583
	0.271
	0.758
	1.706

	
	8
	0.061
	0.274
	0.758
	1.676

	
	9
	0.063
	0.277
	0.743
	1.735

	
	平均值
	0.059
	0.269
	0.751
	1.715

	
	标准偏差
	0.0019
	0.0049
	0.0156
	0.0257

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	2
	1
	0.058
	0.304
	0.800
	1.822

	
	2
	0.062
	0.305
	0.774
	1.893

	
	3
	0.058
	0.327
	0.785
	1.780

	
	4
	0.060
	0.308
	0.745
	1.855

	
	5
	0.062
	0.296
	0.773
	1.987

	
	6
	0.056
	0.308
	0.817
	1.931

	
	7
	0.058
	0.276
	0.805
	1.898

	
	8
	0.058
	0.295
	0.803
	1.904

	
	9
	0.062
	0.317
	0.844
	1.906

	
	平均值
	0.060
	0.304
	0.794
	1.886

	
	标准偏差
	0.0023
	0.014
	0.029
	0.061

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	3
	1
	0.0561
	0.268
	0.744
	1.71

	
	2
	0.0559
	0.264
	0.738
	1.714

	
	3
	0.0586
	0.269
	0.762
	1.7176

	
	4
	0.0572
	0.264
	0.757
	1.741

	
	5
	0.0553
	0.267
	0.733
	1.685

	
	6
	0.0578
	0.265
	0.751
	1.702

	
	7
	0.0578
	0.257
	0.751
	1.713

	
	8
	0.0565
	0.262
	0.731
	1.737

	
	9
	0.0565
	0.267
	0.742
	1.723

	
	平均值
	0.057
	0.265
	0.745
	1.716

	
	标准偏差
	0.0011
	0.004
	0.011
	0.017

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	4
	1
	0.0589
	0.27
	0.742
	1.669

	
	2
	0.0592
	0.266
	0.765
	1.743

	
	3
	0.0584
	0.27
	0.725
	1.723

	
	4
	0.0591
	0.276
	0.754
	1.729

	
	5
	0.0582
	0.271
	0.746
	1.725

	
	6
	0.0597
	0.272
	0.763
	1.749

	
	7
	0.0598
	0.276
	0.752
	1.674

	
	8
	0.0598
	0.269
	0.748
	1.688

	
	9
	0.0573
	0.272
	0.75
	1.729

	
	平均值
	0.059
	0.271
	0.749
	1.714

	
	标准偏差
	0.0008
	0.003
	0.011
	0.028

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	5
	1
	0.0597
	0.268
	0.752
	1.714

	
	2
	0.0594
	0.267
	0.75
	1.712

	
	3
	0.0596
	0.269
	0.755
	1.711

	
	4
	0.0593
	0.271
	0.748
	1.718

	
	5
	0.0591
	0.278
	0.756
	1.72

	
	6
	0.0592
	0.26
	0.753
	1.713

	
	7
	0.0595
	0.262
	0.75
	1.711

	
	8
	0.0597
	0.271
	0.75
	1.717

	
	9
	0.0593
	0.272
	0.746
	1.715

	
	平均值
	0.059
	0.269
	0.751
	1.715

	
	标准偏差
	0.0002
	0.005
	0.003
	0.003

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	6
	1
	0.0586
	0.258
	0.691
	1.669

	
	2
	0.0616
	0.262
	0.71
	1.653

	
	3
	0.0555
	0.27
	0.734
	1.655

	
	4
	0.0611
	0.274
	0.744
	1.699

	
	5
	0.0625
	0.266
	0.679
	1.7

	
	6
	0.0582
	0.282
	0.694
	1.689

	
	7
	0.0598
	0.255
	0.692
	1.644

	
	8
	0.0568
	0.28
	0.711
	1.646

	
	9
	0.0611
	0.271
	0.719
	1.71

	
	平均值
	0.059
	0.269
	0.708
	1.674

	
	标准偏差
	0.0022
	0.009
	0.020
	0.024

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	7
	1
	0.0562
	0.268
	0.74
	1.726

	
	2
	0.058
	0.272
	0.747
	1.721

	
	3
	0.0573
	0.262
	0.738
	1.696

	
	4
	0.0572
	0.264
	0.751
	1.686

	
	5
	0.0568
	0.271
	0.742
	1.702

	
	6
	0.0581
	0.265
	0.736
	1.679

	
	7
	0.0582
	0.267
	0.738
	1.702

	
	8
	0.0583
	0.269
	0.741
	1.711

	
	9
	0.0571
	0.266
	0.745
	1.706

	
	平均值
	0.057
	0.267
	0.742
	1.703

	
	标准偏差
	0.0007
	0.003
	0.005
	0.014

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	8
	1
	0.0635
	0.2695
	0.7111
	1.7626

	
	2
	0.0582
	0.2573
	0.7175
	1.7176

	
	3
	0.0604
	0.2591
	0.7025
	1.7968

	
	4
	0.0625
	0.2764
	0.7061
	1.7226

	
	5
	0.0572
	0.2684
	0.7125
	1.7526

	
	6
	0.0594
	0.2711
	0.7025
	1.7568

	
	7
	0.0593
	0.2813
	0.7061
	1.7176

	
	8
	0.0572
	0.2755
	0.7175
	1.7026

	
	9
	0.0594
	0.2721
	0.7225
	1.6867

	
	平均值
	0.060
	0.270
	0.711
	1.735

	
	标准偏差
	0.0021
	0.0074
	0.0068
	0.0325

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	9
	1
	0.0502
	0.246
	0.767
	1.636

	
	2
	0.0558
	0.233
	0.754
	1.706

	
	3
	0.0553
	0.249
	0.743
	1.589

	
	4
	0.0515
	0.228
	0.762
	1.688

	
	5
	0.0526
	0.218
	0.739
	1.546

	
	6
	0.0581
	0.231
	0.756
	1.801

	
	7
	0.0563
	0.231
	0.766
	1.694

	
	8
	0.0545
	0.228
	0.742
	1.709

	
	9
	0.0512
	0.255
	0.736
	1.679

	
	平均值
	0.054
	0.235
	0.752
	1.672

	
	标准偏差
	0.0025
	0.0112
	0.0113
	0.0699

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	10
	1
	0.0575
	0.274
	0.736
	1.691

	
	2
	0.0575
	0.276
	0.762
	1.735

	
	3
	0.0559
	0.283
	0.765
	1.725

	
	4
	0.0605
	0.272
	0.743
	1.716

	
	5
	0.0568
	0.276
	0.743
	1.71

	
	6
	0.0602
	0.276
	0.752
	1.717

	
	7
	0.0606
	0.274
	0.754
	1.731

	
	8
	0.0581
	0.283
	0.729
	1.695

	
	9
	0.058
	0.278
	0.743
	1.737

	
	平均值
	0.058
	0.277
	0.747
	1.717

	
	标准偏差
	0.00170
	0.00386
	0.01180
	0.01655

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	11
	1
	0.254
	0.916
	2.525
	3.321

	
	2
	0.262
	0.941
	2.554
	3.210

	
	3
	0.252
	0.926
	2.551
	3.195

	
	4
	0.268
	0.899
	2.533
	3.218

	
	5
	0.260
	0.902
	2.538
	3.230

	
	6
	0.263
	0.925
	2.542
	3.198

	
	7
	0.265
	0.920
	2.528
	3.236

	
	平均值
	0.261
	0.918
	2.539
	3.230

	
	标准偏差
	0.0053
	0.0134
	0.0102
	0.0398

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	12
	1
	0.059
	0.267
	0.762
	1.666

	
	2
	0.059
	0.260
	0.741
	1.712

	
	3
	0.062
	0.263
	0.720
	1.719

	
	4
	0.060
	0.265
	0.717
	1.683

	
	5
	0.059
	0.263
	0.757
	1.717

	
	6
	0.062
	0.265
	0.744
	1.716

	
	7
	0.063
	0.262
	0.731
	1.691

	
	8
	0.061
	0.271
	0.731
	1.709

	
	9
	0.058
	0.275
	0.763
	1.692

	
	平均值
	0.060
	0.266
	0.740
	1.701

	
	标准偏差
	0.0016
	0.004
	0.016
	0.017

	
	n
	9
	9
	9
	9 

	13
	1
	0.061
	0.258
	0.717
	1.737

	
	2
	0.066
	0.264
	0.715
	1.695

	
	3
	0.0565
	0.277
	0.766
	1.676

	
	4
	0.0588
	0.266
	0.748
	1.722

	
	5
	0.0601
	0.272
	0.723
	1.741

	
	6
	0.0595
	0.261
	0.731
	1.717

	
	7
	0.0587
	0.271
	0.755
	1.701

	
	8
	0.0577
	0.267
	0.752
	1.681

	
	9
	0.0581
	0.264
	0.755
	1.699

	
	平均值
	0.060
	0.267
	0.740
	1.708

	
	标准偏差
	0.0026
	0.0055
	0.018
	0.022

	
	n
	9
	9
	9
	9 


（三）预期效益
本次标准修订，系统整合镍精矿、钴硫精矿中钴精矿现有技术条款，对试验检测流程进行优化精简，精准适配现阶段国内外钴精矿产品种类多样、原料来源繁杂的行业发展态势。标准统一建立了不同产地钴精矿中锰、铅、镉、铬元素的检测技术体系，为产品质量检验、贸易结算提供规范化技术支撑，充分适配上下游生产企业及国内外商贸往来使用场景，对促进钴精矿外贸交易规范化发展、提升行业整体经济效益具有重要现实意义。
    本标准编制严格对标国家绿色发展与生态环保相关政策要求，赋能钴冶炼行业低碳绿色升级。通过明确钴精矿中铅、镉、铬等有害杂质的检测管控要求，从原料源头严控污染风险，减少冶炼加工过程污染物产生与排放，减轻生态环境承载压力。同时引导行业推广应用绿色开采冶炼技术及智能化装备，提高有价金属资源综合利用效率，破解资源粗放利用难题，为行业长效绿色健康发展筑牢标准基础。
    本标准所采用的检测方案设计科学合理、操作简便易行、通用性突出，经专家组综合评审评定，整体技术水平达到   水平。

与国际、国外同类标准对比情况

无。

采用国际标准和国外先进标准的情况
本文件为我国首次整合修订，经查，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。本标准未采用（包括等同采用、修改采用及非等效采用）国际标准或国外先进标准。
与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准的关系
本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关规范，符合GB/T 1.1的有关要求。

本标准配套YS/T 301《钴精矿》使用，是系列标准YS/T 349《钴精矿化学分析方法》的一部分。
重大分歧意见的处理和依据
   无。
标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。

标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议
建议该标准作为推荐性行业标准。本标准涉及钴精矿中锰、铅、镉和铬含量的测定，采用的设备为火焰原子吸收光谱仪。该设备目前在各高校院所、企事业单位均具有较高的市场占有率。建议各大检测机构积极组织本标准的学习与宣贯，并向企业、公司和科研院校（所）推荐本标准。标准使用过程中出现疑问，标准的起草单位有义务进行必要的解释，可通过网络会议、讲座等形式进行标准内容的讲解。建议发布6个月后实施。同时，标准要与时俱进，实施后要定期进行复审，必要时启动修订程序。

本标准实施同时废止YS/T 472.1-2005、YS/T 472.2-2005、YS/T 472.4-2005。
十、其他应予说明的事项
无。

编制组

2026年5月   

10

