《碲化锌靶材》编制说明

（讨论稿）

一  工作简况

### 1.1 任务来源

根据国标委发   的文件要求，《碲化锌靶材》国家标准的制定任务由安徽光智科技有限公司负责完成，计划编号20255673-T-610。标准制定与单位为：先导电子科技股份有限公司、先导薄膜材料（安徽）有限公司、成都中建材光电科技有限公司、广东先导稀材股份有限公司、安徽光智科技有限公司、等。

### 1.2 标准制定的目的和意义

碲化锌靶材是将碲化锌粉末按经过一系列的生产工艺加工成型，再高温气氛烧结形成的暗红色或灰黑色陶瓷材料半导体，碲化锌靶材最主要的应用是用于磁控溅射制备碲化锌薄膜的原料。

碲化锌靶材溅射制造的碲化锌薄膜具有一系列独特的物理和化学特性，使其成为光电领域的理想材料。首先，碲化锌薄膜具有较高的光电导性，对可见光有较高的吸收系数，在较薄的薄膜中也能充分吸收太阳光转化为电能。其次，碲化锌物化性质稳定，能够在长期工作中保持稳定的性能及具有良好的长期存储稳定性。此外，碲化锌在硅基串联太阳能电池中有很大的应用潜力，能够与晶硅电池叠层使用，进一步提升整体效率，使其在各种光电应用中表现出色。

碲化锌靶材最主要的用途在于太阳能电池领域，作为一种n型半导体材料，碲化锌可以与p型半导体材料结合，构成太阳能电池的光电转换层。碲化锌的高光电导性和稳定性使得太阳能电池具有较高的光电转换效率和较长的使用寿命，是一种新型良好的太阳能电池基础材料。与另外几种如铜铟镓硒靶材、碲化镉靶材等几种薄膜太阳能产业相比，碲化锌薄膜太阳能产业具有成本优势和工艺制造优势，碲化锌薄膜太阳能产业是一种既有成熟产业又有远大发展前景的朝阳产业。碲化锌材料因不含有镉，与碲化镉、碲锌镉、硒化镉等相比具有环境友好特性，碲化锌靶材在薄膜太阳能电池中的应用占据越来越大的份额

我国在化石能源供应方面需求较高，并且依赖全球供应，在全球气候变暖及化石能源供应不稳定的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国特别是石油储量不足的国家的共识。中国已在2013年已成为全球最大的石油进口国，发展可再生能源已成为中国的基本国策。中国已向世界作出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取2050 年前实现碳中和”的承诺。在碳达峰、碳中和愿景目标下，大力推广可再生能源将是我国长期发展的重要命题。为进一步提高非化石能源在能源消费结构中的比重，在开发规模、清洁替代等方面换挡提速，需要大规模开发可再生能源，共同推动风电光伏产业建设。

国家标准化管理委员会发布的《2021年国家标准立项指南》第（二）章节强调：加强“碳达峰”标准化支撑力度，加快新能源开发利用、电力储能、需求侧等的管理，推进能源互联网标准化工作，推进光伏能源新型光电材料等标准体系的建设，而碲化锌靶材就是极具前景的光伏材料的基础材料。

### 在全球气候变暖及化石能源供应被人为操纵甚至武器化的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国特别是石油储量不足的国家的共识。中国已在2013年已成为全球最大的石油进口国，发展可再生能源已成为中国的基本国策。在碳达峰、碳中和愿景目标下，大力推广可再生能源将是我国长期发展的重要命题。为进一步提高非化石能源在能源消费结构中的比重，在开发规模、清洁替代等方面换挡提速，需要大规模开发可再生能源，共同推动风电光伏产业建设。制定碲化锌国家标准符合国家产业布局和要求。

### 1.3  工作单位简介

1.3.1 先导电子科技股份有限公司：

先导电子科技股份有限公司是先导科技集团下属子公司，致力于研发、生产、销售和回收真空镀膜用溅射靶材和蒸发材料。产品系列包括高纯金属、合金、贵金属及陶瓷材料所制成的靶材、锭、颗粒及粉末，被广泛应用于显示、光伏、半导体、精密光学、数据存储及玻璃等领域。先导电科现有员工近千人，在广东清远、安徽合肥、江苏徐州、山东淄博、韩国、新加坡分别建有多个研发制造基地，在全球多个国家和地区设有销售办公室，先导电科目前已成为国内具备相当规模和影响力的靶材供应商之一，产品质量稳定，受到国内外客户广泛认可，在国际市场也极具竞争力。先导电子科技股份有限公司是国家高新技术企业，是国家工程技术中心的所在单位，公司有多项产品如碲化锌系列产品、硒化锌红外激光材料和镜片、半导体砷化镓、ITO蒸发料、碲锌镉靶材、碲锌镉晶体窗口材料等均是填补了国家战略新型材料空白的产品。先导电科拥有一支专业的国际化研发和应用技术支持团队，我们的研发团队与客户共同合作，提升现有产品性能，开发适用于未来先进技术的新产品。我们的应用技术团队协助客户解决产品应用问题，提升应用性能。

公司拥有大型生产设备500余台，员工3000余人，其中专业技术人员600多名，配有等离子体发射光谱仪、等离子质谱仪、辉光放电质谱仪、电子扫描电镜、原子吸收光谱仪、测氧仪、粒度仪、差热仪、X衍射仪、X荧光仪、红外光谱仪、高效气相质谱仪、液相质谱仪、离子色谱仪等先进的检测仪器，可进行多种化学元素的分析检测，公司的产品检测能力在国内外处于领先水平。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证，并建立了ISO14001环境管理体系，OHSAS l8001职业健康管理体系。

1.3.2 成都中建材光电材料有限公司：

成都中建材光电材料有限公司位于双流区西航港经济开发区空港二路558号，成立于2009年12月16日，注册资本2.337亿元，系中国建材集团控股的国家级高新技术企业。公司致力于碲化镉弱光发电玻璃的研发与产业化，高纯金属半导体材料的生产与销售以及BIPV光伏系统的设计、安装和运营。公司是国内较早开展高纯金属材料研发、生产的企业，目前拥有年产100吨高纯碲、40吨高纯锑、80吨高纯锌、60吨高纯硒的生产线， 5-7N碲荣获了四川省高技术创新产品、获得四川省科技进步一等奖，建有两个四川省工程技术中心，2013年研发团队入选四川省顶尖创新团队。

1.3.3 广东先导稀材股份有限公司：

### 先导科技集团始创于2003年，在全球稀散金属行业处于世界领先地位，硒、碲系列产品销量世界第一；旗下拥有40家子公司，遍布全球10个国家，16个城市，集团总部位于广东清远，全球在职员工3000多名，是国家认定高新技术企业、拥有国家稀散金属工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，设有独立的先进材料研究院。先导科技集团始创于2003年，在全球稀散金属行业处于世界领先地位，硒、碲系列产品销量世界第一；旗下拥有40家子公司，遍布全球10个国家，16个城市，集团总部位于广东清远，全球在职员工3000多名，是国家认定高新技术企业、拥有国家稀散金属工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，设有独立的先进材料研究院。

### 1.4 主要工作过程

### 1.4.1预研和试验工作简介

### 2025年10-12月，先导电子科技股份有限公司作为主编单位对国内国内外碲化锌靶材市场情况、生产情况及使用情况进行了详细的调研，了解了国内外碲化锌靶材生产的技术水平、应用情况及相关的研发拓展情况及未来相关的趋势，与行业内的相关人员深入讨论标准制定工作的技术要求、试验要求、建议要求等各环节的标准的具体技术要求，通过整理归纳相关企业的制造水平、产品规格、检测手段、应用要求等，同时也考虑了国外能够涉及到和收集到的各类情况，由主编单位整理并编制形成了《碲化锌靶材》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。根据此次调研情况，由主编单位整理并完善形成标准草案稿。

### 1.4.2标准立项

1.4.2.1 2026年4月中国有色金属标准化委员会年会在重庆召开，先导电子科技股份有限公司在会上提交了制定申请报告，会上针对当前国内碲化锌靶材生产经营使用的实际情况，广泛征求参会人员的意见，会上经讨论后同意向国标委提交申报，经过公示后同意决定先导电子科技股份有限公司制定《碲化锌靶材》标准，并向国标委提报制定申请。

1.4.2.2在2026年X月，国标委批准了由先导电子科技股份有限公司起草制定国家标准《碲化锌靶材》，并确认了成都中建材光电科技有限公司、先导电子科技股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、东方电气（乐山）峨半高纯材料有限公司等参与制定。

1.4.3 标准起草阶段

本标准为制定标准，先导电子科技股份有限公司在起草阶段进行了大量的数据收集，同时结合国内碲化锌靶材的生产厂家的生产现状及技术水平及用户的实际要求，按照标准起草规范和要求进行了以下工作：

1）2026年5月，成立标准编制组，初步制定了工作计划和进度安排，明确了各参与单位的工作职能和任务和进度要求。

2）2026年6月，编制小组对碲化锌靶材相关资料的收集和总结，并对相关的技术资料进行了对比分析，归纳总结了基本的碲化锌靶材技术要求。

1.4.4 征求意见阶段

本标准以召开专题会议、发送标准邮件、标委会网站上公开挂网等多种形式和办法进行了广泛的征求意见，2026年4月，根据各生产企业、用户、相关行业的专家意见等的相关资料进行归纳和总结，确认了标准内主要的技术要求如牌号、物理性能、规格、外观质量、内部质量、分析方法等的制定要求的具体内容形成了《碲化锌靶材》的讨论稿，并进行了相关广泛的征求意见工作。

1.4.5审查阶段

1.4.5.1技术专家审查

1.4.5.2委员审查

1.4.6报批阶段

二  标准制定原则

2.1按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，有色金属标准化技术委员会针对最新版的标准起草要求做了深入的培训，按照培训要求及编写实例、示例编写本标准。

2.2 本次制定应重点关注和解决在生产和经营使用实际情况中的技术要求、试验方法、检验要求，准确体现和反应行业现状和要求及发展要求，对碲化锌靶材生产、贸易、使用企业的方方面面的各项工作要求起到指导作用。

2.3 《碲化锌靶材》制定标准的要求和内容，要统一考虑国际、国内两个市场的供需情况，标准的制定尽量采用国际国外先进标准，与国际接轨，制定出的标准既可以给行业提供执行和规范要求并且执行和使用清晰明了，也可以让行业之外的其他部门了解行业状况。

三  标准制定工作的时间安排

### 3.1 标准工作的时间安排

### 2026年5月：完成调研工作，形成讨论稿；

### 2026年5月：在昆明召开了讨论会议；

### 2026年**月：召开预审会；

### 2026年**月：召开审定会。

### 3.2 标准工作的任务安排

安徽光智科技有限公司在接到标准立项通知后，牵头随即成立了《碲化锌靶材》国家标准编制组，并对标准编制工作组成员进行了职责分工。根据各起草单位的实际情况和要求，确定了起草单位和参与起草单位，各家单位的工作任务如下表1。

表1  起草单位和验证单位的工作任务

| 序号 | 单位名称 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 先导电子科技股份有限公司 | 主起草单位，负责标准相关资料的收集整理、标准文本及编制说明的编写，标准讨论预审及审定会议的解答和意见建议落实。 |

### 3.3 标准工作主要起草人及工作职责：

各起草人在本文件编制过程中的工作职责见表2所示

表2 主要起草人及工作职责

| 序号 | 起草人姓名 | 职责及分工 |
| --- | --- | --- |

四  外文版要求

无

五  标准制定的主要内容和制定依据

5.1 产品质量统计情况

碲化锌靶材是化合物陶瓷靶材，主要应用于磁控溅射制备应用于光电探测器、太阳能电池、光电器件的碲化锌薄膜，随着我国经济发展和科技进步，我国已成为全球主要的碲化锌靶材的生产国家，产品质量已居于全球领先水平，标准技术内容的制定需要据于各生产企业的实际情况以真实反映行业现状，下表是起草单位连续生产随机多次碲化锌靶材的技术指标的统计。

表3 化学成分统计表(ppm)

表4 物理规格统计表(ppm)

表5 外部质量和内部质量统计表

5.2技术要求的主要内容和制定依据

5.2.1  化学成分的主要内容和制定依据

5.2.1.1 碲化锌靶材杂质要求见下表6

表6  碲化锌靶材杂质成分

| 杂质含量，不大于（×10-4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | Al | B | Bi | Ca | Cr | Fe | Mg | Mn | Na | Ni | Pb | Se | Si | Sn | Cd | 总和 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 注:杂质总和为表中所列杂质元素的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.1.2 碲化锌靶材杂质要求的确定依据

1） 碲化锌靶材的生产路径主要由三部分构成：

A、高纯碲和高纯锌的生产，相应的生产路径或方法有多种；

B、高纯碲和高纯锌经过高温反应，碲和锌化合反应合成碲化锌，将碲化锌化合物破碎成相应的粉末；

C、将碲化锌粉末通过真空热压而成。

2）、影响碲化锌光伏材料性能的杂质影响要求

碲化锌靶材的应用主要应用于磁控溅射制备应用于光电探测器、太阳能电池、光电器件的碲化锌薄膜，在碲化锌靶材的系列用途中，杂质要求都较高，所以规定了较低的杂质含量要求，产品的纯度要求为5N，在制备太阳能电池时，产品中的银、铅等元素，这些元素可影响材料的禁带宽度，对材料的光谱响应造成影响，进而降低材料的光电转换效率。属于快扩散杂质，会在界面处引入缺陷能级，造成严重载流子复合。特别是渡金属（如铁、铬）会形成深能级陷阱（电子或空穴陷阱），显著降低少子寿命，陷阱浓度越高，载流子迁移率-寿命（μτ）乘积越低，导致电荷收集效率下降。所以规定了相关的银、铁、铬、铅等杂质要求。

3）、碲化锌靶材制造光电探测器时方面材料中的杂质影响要求

在制备光电探测器和光电器件时，杂质原子（如银、铜、铁、钠）进入晶格后，会在禁带中形成深能级或浅能级，直接降低载流子寿命和迁移率，成为非辐射复合中心，降低量子效率：杂质形成的深能级会捕获电子和空穴，使其以热量而非光的形式复合，显著降低光致发光和电致发光的效率，导致光电探测器、太阳能电池等器件的光电流和灵敏度下降。有些杂质如铁、钙、镁等会加速器件老化，降低长期稳定性和寿命。

4）、材料来源中难于控制的共生杂质的要求

在制备碲化锌粉末时，主要的控制元素是硒元素的纯度，因为碲和硒为共生伴生元素，在制造高纯碲时硒的杂质控制通常是成本最高的工序之一，而且虽然硒化镉也是太阳能电池的制造原料之一，但在制造碲基太阳能电池时，硒反而在碲中易产生晶格缺而导致材料性能严重下降，所以要控制硒的指标。

银也是制造高纯碲时较难于除去的杂质元素，铅、铋、锡是制造高纯锌时不易控制的杂质共生元素，在碲化锌靶材的生产中，同样就需要控制这类原料中较难控制的杂质元素。

5）生产过程中易污染的杂质元素的要求

从高纯锌到碲化锌粉末再到碲化锌靶材的全过程产业链中，环境因素为易影响产品质量的污染源原因，铝、钙、镁、钠、铁、铅、硅等为各类生产过程中常见元素，碲化锌靶材在生产、包装、运输过程中，由于环境和人为因素，易引起产品铝、钙、钠杂质含量过高，最终造成碲化锌靶材产品质量难以控制，所以需要对这类杂质予以控制设限。

碲化锌靶材标准中杂质元素的设定是依据国家相关标准，并根据国内外碲化锌靶材产品生产的实际情况及产品质量水平，碲化锌靶材的应用领域相关标准及相关应用领域对产品所含杂质的含量要求来制定的。该标准可适用于目前产品的所有应用领域。

氧化也是靶材生产制造中的需要控制的指标，其主要来源于碲的生产和碲化锌合成过程中产生，靶材中的氧过高会形成氧化层而造成材料中形成电阻层，导致阻断载流子的传输，从而影响太阳能电池的性能，所以也需要对产品中的氧含量进行控制。

5.2.2密度的要求和制定依据：

### 碲化锌靶材的密度要求不小于5.1g/cm3计算。

### 碲化锌靶材密度的要求是靶材产品的重要指标，甚至是核心指标，化合物靶材密度偏低会对其性能和应用产生多方面的不利影响，主要包括以下几个方面：

### 1）对溅射工艺造成影响，导致溅射速率不稳定，密度低通常意味着靶材内部孔隙较多，结构不均匀。在溅射过程中，溅射速率可能波动，导致薄膜厚度难以控制。

### 2）溅射过程中会产生异常放电，孔隙中的气体或杂质在真空溅射时可能释放，引起电弧或微短路，影响溅射稳定性，甚至损坏设备。

### 3）导致靶材寿命缩短，低密度靶材机械强度较低，在溅射过程中更容易开裂或剥落，导致靶材利用率下降。

### 4）导致溅射制造的薄膜致密性差，靶材密度低可能导致溅射出的薄膜结构疏松，孔隙率较高，影响薄膜的机械强度、耐腐蚀性和阻挡性能。

### 5）溅射制造的薄膜中的缺陷和杂质会降低透光率、导电率或增加电阻。

### 6）密度低会使得靶材机械强度低，在切割、焊接或安装过程中容易破损。

### 7）密度低会导致孔隙率高，靶材热导率较低，溅射过程中局部热量积聚可能导致靶材开裂或热应力失效。孔隙可能吸附水分或氧气，在溅射过程中污染薄膜。

### 以上情况充分说明密度对陶瓷靶材的质量要求的重要性，根据行业较长时间的生产实际和普遍要求，将碲化锌靶材的密度不小于5.1g/cm3。

5.2.3 抗弯强度的要求和依据

### 碲化锌靶材主要应用于磁控溅射领域，在靶材溅射使用过程中，靶材绑定在背板/背管上，靶材本身需承载一定的重力以及微形变。同时靶材溅射时经受高温、高速氩离子的轰击，靶材需要承载一定的热冲击和热膨胀。靶材抗弯曲强度过低，将会出现靶材的使用开裂，导致溅射应用异常。根据行业现实要求和生产实际，将产品的抗弯曲强度规定为不需要100MP。

### 5.2.4 物理规格的内容和制定依据：

### 碲化锌靶材产品的尺寸及其允许偏差应符合表3和表4的规定。

靶材呈平板型和圆筒型。平板型靶材产品的尺寸及其允许偏差应符合表7的规定。圆筒型靶材产品的尺寸及其允许偏差应符合表8的规定。

表7  平板型靶材尺寸及其允许偏差（单位为mm）

| 平板型 | 尺寸 | 允许偏差a |
| --- | --- | --- |
| 厚度 | 3-20 | ±0.1 |
| 长 | 50-300 | ±0.3 |
| 宽 | 50-250 | ±0.3 |

表8  平板型尺寸及其允许偏差（单位为mm）

| 圆筒型 | 尺寸 | 允许偏差a |
| --- | --- | --- |
| 内径 | 135 | ±0.2 |
| 外径 | 157-163 | ±0.2 |
| 高度 | 145-165 | ±0.2 |

### 碲化锌靶材以上规格要求是市场主要要求，其规格尺寸及其偏差由满足大部分使用方的使用时的加工要求，所以选择了以上常规出现的要求和规定。

### 5.2.5 外观质量的内容和制定依据

### 外观质量的要求：

1）产品表面粗糙度（Ra）不大于3.2μm。

2） 产品呈灰黑色或红黑色，颜色应均匀。

3） 产品表面应光亮平整、洁净，边角完整、无飞边、毛刺、夹杂和裂纹等缺陷，允许有轻微的冲、剪、裁等痕迹。

4） 产品表面坑点（孔洞）＜0.3mm，单面坑点（孔洞）数≤5个。

### 因为有以上存在的影响，根据生产实际中可能出现的表面质量瑕疵及产品使用中可接受的程度，结合应用端的要求，规定以上外观质量标准要求。

### 5.2.6 内部质量的要求及制定依据

### 碲化锌靶材应无内部裂纹、气孔、夹杂等影响使用的质量缺陷。

### 靶材中的内部裂纹、气孔、夹杂会导致靶材结构强度降低、材料变脆，气孔的存在会因为气孔的热不良导体的性质导致溅射过程中的热传导出现问题使得靶材局部温度过高而损坏。所以在标准中规定了此内部质量的要求。

### 六 预期达到的社会效益等情况

### 6.1项目的必要性

碲化锌靶材是我国明确要求发展的重点高新材料，国家标准化管理委员会发布的《2021年国家标准立项指南》第（二）章节强调：加强“碳达峰”标准化支撑力度，加快新能源开发利用、电力储能、需求侧等的管理，推进能源互联网标准化工作，推进光伏能源标准体系建设，而碲化锌靶材就是极具前景的光伏产业核心基础材料。

### 6.2 项目的可行性和社会效益

碲化锌靶材产业现在主要的状况是中国为全球主要的靶材生产国家，其中先导集团是全球主要的碲化锌靶材生产企业，中国、马来西亚、美国是主要的靶材应用国家，其年消耗碲化锌靶材300t以上，主要应用在光伏行业方面。我国已完整形成碲化锌靶材从原料端的高纯碲、高纯锌到合成端碲化锌化合物、靶材压制及溅射应用等全产业链。

正因为相关下游靶材及溅射及终端薄膜发电组件等领域的不断发展壮大，使得靶材相关的基础元素和材料的价值也得到了很大提升，碲的市场价值已长期稳定在高位，为我国有色金属行业的发展增添了更有力的保障，反过来又更加加强了我国对碲资源的有效控制，使得我国更有力有效的掌握稀散金属元素碲的话语权，并且能够以此作为反制国外的资源工具。

国外没有制定碲化锌靶材的相关产品标准，及时制定出反应和体现行业现状的相关的国家标准或行业标准是行业的必然要求。主导起草企业安徽光智科技有限公司和参与制定的企业如成都中建材光电材料有限公司等均具备完善的生产研发技术和水平。这些企业基本反映和体现了行业的生产技术水平和现状，具备全面的技术储备和开发能力，提供了大量的产品各项技术指标数据，并对相关指标进行了反复验证。该本项目的完成后能全面反映了行业特点和要求，为生产和应用各方面提供准确的质量评价依据，对行业的发展壮大具备助推器的作用，达到项目可行，具备为生产和企业服务的要素。

七  与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本为制定标准，本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

八  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九  作为强制性或推荐性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准发布。

十  贯彻标准的要求和措施建议

本标准属于碲化锌靶材的基础标准，全面覆盖产业的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统的学习与贯彻实施。如果需方或对产业有特殊要求时，建议供需双方在本标准基础上对特殊要求在订货合同中进行详细的约定或起草专项技术协议。

十一 废止现行有关标准的建议

无。

十二  其他主要内容的解释和其他需要说明的事项。

无。