《回收铋原料》国家标准编制说明

（预审稿）

一  工作简况

### 1.1 任务来源

根据国标委发〔2025〕58号20255906-T-610的通知，全国有色金属标准化技术委员会下达了修订《回收铋原料》国家标准的任务，项目周期为18个月，完成年限为2026年12月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。《回收铋原料》由广东先导稀材股份有限公司主导起草，湖南先导稀有金属材料有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、河南豫光金铅股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、清远科林特克新材料有限公司参与起草。

### 1.2 标准修订的目的和意义

铋是全球公认的一种安全绿色金属元素，它在地壳中的丰度和银相当。世界上主要存在的铋矿物有辉铋矿、铋华和泡铋矿，全球铋储量达到37万吨，其中中国储量为24万吨，位居世界第一。

铋具有许多独特的特性，如无毒、熔点低、性脆、冷胀热缩、抗磁性以及完全可以忽略不计的放射性等，这些独特的特点使其具有广泛的应用前景。除了在低熔点合金、冶金添加剂、胃药、涂料等传统领域的应用，近年来在催化、太阳能电池、3D 打印、柔性穿戴、诊疗一体化、核工业等高新技术领域的应用也逐渐崭露头角，并对我们的生活起着重要的影响。

铋为有银白色光泽的金属，质脆易粉碎，以游离金属和矿物的形式存在自然界中，铋资源主要赋存于铅矿中，铋通常是铅矿冶炼的副产品，从铅、铜及铅银精矿中以副产品回收金属铋。因此，铋矿产量也明显受到上述金属矿物产出的影响。金属铋由矿物经煅烧后成三氧化二铋，再与碳共热还原而获得，可用火法精炼和电解精炼制得高纯铋，铋不易被人体吸收，被称为“绿色金属”。

铋的应用领域非常广泛，广泛应用于医药、冶金、焊料、易熔合金、催化剂、电子、半导体、阻燃剂、超导材料、化妆品、核能源、蓄电池、冶金添加剂等各个领域。因为铋的绿色金属的特性正逐渐取代镉、锑、汞、铅等有毒元素，在国内外市场上成为一种非常重要的金属材料，应用前景非常广阔，消费量在逐年增加。

铋一般被认为是稀缺稀有元素，是欧美日韩等各国极其短缺的资源，许多国家将其作为战略物资，严格控制、管理和储备。我国是全球主要的精铋生产国，2024年全球铋金属产量23000吨，其中我国的铋产量占18000吨。全球基本没有具备独立开采冶炼的铋矿资源，全球几乎所有的铋金属来源于铅锌钨等重金属冶金副产品及回收料的加工生产。

发改委2021年发布了《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》及《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，铋回收料是有重要战略价值的稀缺稀有稀散元素，为全球各大国高度重视，有效综合利用铋资源，服务于国家整合稀缺稀有稀散元素的生产和利用，是行业的时代要求。

2018年7月发布的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订草案）（征求意见稿）明确规定：“第二十九条 禁止进口固体废物”。为遵照执行国家的法律法规，行业内申请制定了国家标准《回收铋原料》，该标准发布后对我国的回收铋原料的进口管理起到了一定的规范管理的作用，但与此同时，因为标准制定的经验，该标准的部分相关内容制定不清晰和不适用实际情况，如该标准为分类标准，但相关内容又体现了产品标准的特性，甚至在标准内对某些杂质元素做了最低限量和最高限量的规定，而对于回收物料来说这样的规定与实际现状是不相适应的、是不合适做为评价依据的，即使常见其他矿产品标准也不能做如此规定。如某海关在使用该标准对铋回收料评价时也提出了相关疑问，评价人员认为按照该标准评价无法进行物料的评价，评价人员认为如果其他的物料也是按照此类方法进行，全球的矿产品流通将不复存在。

国家《新材料产业发展指南》提出要加强新材料产业的政策支持力度，提出重点突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备，“先进基础材料总体实现稳定供给，前沿新材料取得一批核心技术专利，部分品种实现量产”的发展目标。铋的产业发展符合国家的产业政策和发展规划。

我国是全球最大的有色金属生产国家，相应的也是全球主要的铋生产国家，正因为我国众多有色金属企业的积极进取和锐意创新，使得我国在铋全产业链方面得到了全方位的发展和壮大，由此也实现了全球资源为我所用的产业实力，并在全球市场占据了主要市场份额。也正因为全行业的能力和努力，使得我国在铋金属资源方面有了主动权和重大影响力，商务部和海关总署发布的2025年第10号公告，公布对钨、碲、铋、钼、铟相关物项，实施出口管制的决定，其中对铋做了相关规定：对铋相关物项6C001.a．非1C229项下管制的金属铋及制品，包括但不限于锭、块、珠、颗粒、粉末等形态的产品进行出口管制，由此可见，掌握铋资源的对国家的重要性。

根据实际情况要求，需要制定更符合现状和要求及更好规范行业要求的标准，充分必要满足我国铋资源的全球保障努力，所以修订GB/T39148-2020势在必行。

### 1.3  工作单位简介

#### 1.3.1广东先导稀材股份有限公司：

创于2003年，在全球稀散金属行业处于世界领先地位，镓、铟、锗、硒、碲、铋系列产品销量世界前列；旗下拥有40家子公司，遍布全球10个国家，16个城市，集团总部位于广东清远，全球在职员工10000多名，是国家认定高新技术企业、拥有国家稀散金属工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，设有独立的先进材料研究院。

公司拥有大型生产设备2000余台，专业技术人员2000多名，其中仅分析检测设备就配有等离子体发射光谱仪、等离子质谱仪、辉光放电质谱仪、电子扫描电镜、原子吸收光谱仪、测氧仪、粒度仪、差热仪、X衍射仪、X荧光仪、红外光谱仪、高效气相质谱仪、液相质谱仪、液质联用质谱仪、离子色谱仪、拉曼光谱仪、热常数分析仪、总有机碳仪、二次离子飞行质谱仪（D-SIMS和TOF两型）、原子粒显微镜、聚焦离子束（FIB）等先进的检测仪器，可进行多种化学和物理及结构等各方面的分析检测工作，公司的产品检测能力在国内外处于领先水平。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证CNAS17025实验室认证体系，并建立了ISO14001环境管理体系，OHSAS l8001职业健康管理体系等。

#### 1.3.2

#### 1.3.3

#### 1.3.4

#### 1.3.5

#### 1.3.6

#### 1.3.7

#### 1.3.8

### 1.4 主要工作过程

#### 1.4.1预研和试验工作简介

2025年-2026年，广东先导稀材股份有限公司作为主编单位对国内国内回收铋原料市场情况、生产情况及使用情况进行了详细的调研，了解了国内外回收铋原料生产的技术水平、应用情况及相关的研发拓展情况及未来相关的趋势，与行业内的相关人员深入讨论标准修订工作的技术要求、试验要求、建议要求等各环节的标准的具体技术要求，通过整理归纳相关企业的制造水平、产品规格、检测手段、应用要求等，同时也考虑了国外能够涉及到和收集到的各类情况，由主编单位整理并编制形成了《回收铋原料》（修订）标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。根据此次调研情况，由主编单位整理并完善形成标准草案稿。

#### 1.4.2标准立项

1.4.2.1  2024年10月中国有色金属标准化委员会年会在南京召开，广东先导稀材股份有限公司在会上提交了修订申请报告，会上针对当前国内回收铋原料生产经营使用的实际情况，广泛征求参会人员的意见，会上经讨论后同意向国标委提交申报，经过公示后同意决定由广东先导稀材股份有限公司修订《回收铋原料》标准，并向国标委提报修订申请。

1.4.2.2 在2025年5月，国标委批准了由广东先导稀材股份有限公司起草修订国家标准《回收铋原料》，并确认了湖南先导稀有金属材料有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、河南豫光金铅股份有限公司、云南驰宏锌锗有色金属股份有限公司等参与修订。

#### 1.4.3 标准起草阶段

本标准为修订标准，广东先导稀材股份有限公司在起草阶段进行了大量的数据收集，同时结合国内回收铋原料的生产厂家的生产现状及技术水平及用户的实际要求，进行了以下工作：

1）2025年1月，成立标准编制组，初步制定了工作计划和进度安排，明确了各参与单位的工作职能和任务。

2）2025年1月～2025年3月，编制小组对回收铋原料相关资料的收集和总结，并对相关的技术资料进行了对比分析。

3）2025年3月由全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会组织，在 昆明 召开了重金属标准工作会议，在会上对标准征求意见稿1稿进行广泛的讨论。

#### 1.4.4 征求意见阶段

本标准以召开专题会议、发送标准邮件、标委会网站上公开挂网等多种形式和办法进行了广泛的征求意见，2025年8月，根据各生产企业、用户、相关行业的专家意见等的相关资料进行归纳和总结，确认了标准内主要的技术要求如分类、要求、外观质量、分析方法等的修订要求的具体内容形成了《回收铋原料》（修订）的讨论稿，并进行了相关广泛的征求意见工作。

#### 1.4.5审查阶段

1.4.5.1技术专家审查

1.4.5.2委员审查

#### 1.4.6报批阶段

## 二  标准修订原则

2.1 被修订的GB/T 20510-2017《回收铋原料》国家标准是推荐性国家标准，应按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，有色金属标准化技术委员会针对最新版的标准起草要求做了深入的培训，按照培训要求及编写实例、示例编写本标准。

2.2 本次修订应重点关注和解决在生产和经营使用实际情况中的技术要求、试验方法、检验要求，准确体现和反应行业现状和要求及发展要求，对回收铋原料生产、贸易、使用企业的方方面面的各项工作要求起到指导作用。

2.3 《回收铋原料》修订标准的要求和内容，要统一考虑国际、国内两个市场的供需情况，标准的制定尽量采用国际国外先进标准，与国际接轨，制定出的标准既可以给行业提供执行和规范要求并且执行和使用清晰明了，也可以让行业之外的其他部门了解行业状况。

## 三  标准制定工作的时间安排

### 3.1 标准工作的时间安排

2025年6月～2025年8月：完成调研工作，形成讨论稿；

2025年3月：召开讨论会；

2026年5月：召开预审会；

2026年8月：召开审定会。

### 3.2 标准工作的任务安排

任务落实会议结束后，广东先导稀材股份有限公司牵头随即成立了《回收铋原料》国家标准编制组，并对标准编制工作组成员进行了职责分工。各起草单位及起草人员的工作分工在2022年12月进行的任务落实会议上，根据各起草单位的实际情况和要求，确定了起草单位和参与起草单位，各家单位的工作任务如下表1。

表1  起草单位和验证单位的工作任务

| 序号 | 单位名称 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东先导稀材股份有限公司 | 主起草单位，负责标准相关资料的收集整理、标准文本及编制说明的编写，标准讨论预审及审定会议的解答和意见建议落实。 |
| 2 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准的讨论、预审及审定工作。 |
| 3 | 湖南先导稀有金属材料有限公司、 | 参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准的讨论、预审及审定工作。 |
| 4 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，组织标准的讨论、预审及审定工作，指导标准文本及编制说明的编写修改工作。 |
| 5 | 云南驰宏锌锗有色金属股份有限公司 | 参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准的讨论、预审及审定工作。 |

### 3.3 标准工作主要起草人及工作职责：

各起草人在本文件编制过程中的工作职责见表2所示

表2 主要起草人及工作职责

| 序号 | 起草人姓名 | 职责及分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 负责回收铋原料标准修订的方案制定，主持标准与生产的沟通协调，组织主持标准的编写和审核等。 |
| 2 |  | 负责回收铋原料标准修订工作中的技术要求的制定和审核，对标准的代表性和准确性进行把握和指导。 |
| 3 |  | 负责回收铋原料标准修订的方案制定、产品情况调研、资料搜集、数据采集与汇总、主持标准条款编写和审核等。 |
| 4 |  | 参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准工作。 |
| 5 |  | 参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准工作。 |
| 6 |  | 参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，提供相关产品质量数据，参加标准的讨论、预审及审定工作。 |

## 四  外文版要求

无

## 五  标准修订的主要内容和修订依据

### 5.2 范围的修订

#### 5.2.1修订前的适用范围：

本标准规定了回收铋原料的分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存、质量预报单及订货单（或合同）内容。

本标准适用于回收铋原料（以下简称原料）的处置利用及贸易。

#### 5.2.2 修订后的适用范围：

本文件规定了回收铋原料的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

本文件适用于从含铋物料的生产、加工、使用过程中产生的可回收的回收铋原料

#### 5.2.3 修订的依据：

### 5.3 规范性引用文件的修订

5.3.1 通用格式的修订

5.3.2 原标准中的适用范围无具体的物料信息，需要增加相关的内容，并加以说明，对标准的整体情况做出规定。

#### 5.3.1 修订前的规范性引用文件

GB/T 2007.6  散装矿产品取样、制样通则 水分测定方法 热干燥法

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14260  散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则

GB/T 15926  铋矿石化学分析方法 铋量测定

YS/T 240（所有部分）  铋精矿化学分析方法

YS/T 536（所有部分）  铋化学分析方法

YS/T 745（所有部分）  铜阳极泥化学分析方法

YS/T 775（所有部分）  铅阳极泥化学分析方法

YS/T 1014.1 三氧化二铋化学分析方法 第 1 部分：三氧化二铋量的测定 Na2EDTA滴定法

YS/T 1014.5 三氧化二铋化学分析方法 第 5 部分：水分量的测定 重量法

#### 5.3.2 修订后的规范性引用文件

GB 20664有色金属矿产品的天然放射性限值

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 915 铋

YS/T 927 三氧化二铋

YS/T 240（所有部分）铋精矿化学分析方法

YS/T 536（所有部分）铋化学分析方法

YS/T 1014.1 三氧化二铋化学分析方法 第 1 部分：三氧化二铋量的测定 Na2EDTA滴定法

SN/T 0570 进口再生原料放射性污染检验规程

#### 5.3.3 修订的依据

A、 删除了不做要求的标准的引用，如水分的检测标准。

B、删除了没有引用的标准，如YS/T 745 、YS/T 775（所有部分 ）等。

C、增加了需要引用的标准，如GB20064\GB/T2007.6等。

### 5.4 术语和定义的修订

5.4.1 原标准中做了以下规定：

回收铋原料    recycledbismuthmaterial

将回收的各类铋及铋合金产品经过一定分选富集处理后，获得可供后续各阶段生产利用的原料。

夹杂物    foreignmaterial

在产生、收集、包装和运输过程中混入原料中的非金属物质（包括木废料、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃、石块等物质，但不包括包装物及在运输过程中使用的其他物质）。

5.4.2 删除该术语的依据：

回收物料和夹杂物是常规用语，不需要专门做出规定解释和说明。

### 5.5 分类的修订

### 5.5.1原标准的分类按照以下要求：

原料按照物理形态及存在方怯分为四类，其中铋的含量以质量分数计，用 ”Bi 表示。 具体原料的分类、名称、来源、代号及分级要求见表 1

表1 原料的分类

| 类别及名称 |  | 来源 | 代号 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 类 | 回收铋金属原料 | 金属铋产品加工产生的碎屑、粉末和废弃的金属铋产品等 | RBi_1 | WBi ≥99.5%,无其他夹杂物 |
| Ⅱ类 | 回收铋合金原料 | 含铋合金加工或生产过程产生的边角料、余料和不合格品等 | RBi_2A | WBi ≥50%,无其他夹杂物 |
|  |  |  | RBi_2B | 30%≤WBi<50%,无其他夹杂物 |
|  |  |  | RBi_2C | 10%≤WBi <30%,无其他夹杂物 |
| Ⅲ 类 | 回收铋化工原料 | 铋氧化物、氢氧化铋、铋盐等 | RBi_3A | 氧化铋：WBi ≥88%, 由同类型的含铋氧化物余料或失效料组成，无其他夹杂物 |
|  |  |  | RBi_3B | 氢氧化铋：WBi ≥80%, 由同类型的氢氧化铋余料或失效料组成，无其他夹杂物 |
|  |  |  | RBi_3C | 铋盐：以纯铋盐计，铋盐含量不小于 95% , 由同类型的铋盐余料或失效料组成， 无其他夹杂物 |
| Ⅳ 类 | 回收铋有色 冶金富集物 原料 | 含铋的氧化物、合金等有色金属冶炼铋富集物等 | RBi_4A | 经过火湿法工艺富集后 WBi ≥25% , 无其他夹杂物 |
|  |  |  | RBi_4B | 经过火湿法工艺富集后 5%≤WBi <25% , 无其他夹杂物 |

### 5.5.2  修订后的回收铋原料的分类按照以下要求进行：

铋回收原料按照物理形态及化学特性分为4个类别，按照每类原料的来源及含量分为不同级别，具体见下表2

表2  原料的分类、级别、来源

| 类别 | 名称 | 来源 | 级别 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 回收铋金属原料 | 金属铋产品生产和加工或使用过程中产生的碎屑、粉末和废弃的金属铋产品等 | \ | WBi ≥99%，可允许少量氧化，无其他夹杂物。 |
| Ⅱ类 | 回收铋合金原料 | 含铋合金生产和加工或使用过程产生的边角料、余料和不合格品等 | 一级 | WBi ≥50，无其他夹杂物。 |
|  |  |  | 二级 | 30%≤WBi<50%，无其他夹杂物。 |
|  |  |  | 三级 | 10%≤WBi <30%，无其他夹杂物。 |
| Ⅲ类 | 回收铋化工原料 | 铋氧化物、氢氧化铋、铋盐生产和加工或使用过程产生的边角料、余料和不合格品等 | \ | 氧化铋：WBi ≥88%，由同类型的铋氧化物余料或失效料组成，无其他夹杂物。 |
|  |  |  |  | 氢氧化铋：WBi ≥80%, 由同类型的氢氧化铋余料或失效料组成，无其他夹杂物。 |
|  |  |  |  | 铋盐：以纯铋盐计，铋盐含量不小于 95% ，由同类型的铋盐余料或失效料组成，无其他夹杂物。 |
| Ⅳ类 | 回收铋有色冶金富集物原料 | 有色金属冶炼过程中产生的含铋的氧化物、合金、盐等有色金属冶炼铋富集物。 | 一级 | 经过火湿法工艺富集后 WBi ≥25% ,无其他夹杂物。 |
|  |  |  | 二级 | 经过火湿法工艺富集后 5%≤WBi <25% ,无其他夹杂物。 |

#### 5.5.3 分类修订的依据

A、Ⅰ类的铋含量由99.5%更改为99.0%，主要业务铋金属的产品中有一种铋粉产品，该产品放置时间较长或包装失效后易导致产品氧化，使得产品中的氧含量增加，并且有时会达到1%左右，为保障该物料的回收使用，将含量更改。

B、将原标准中的代号要求更改为级别要求，级别是回收物料的通常表示方法，特别是在进口物料中做代号的要求往往会使得国外供应商无所适从，因为代号和产品质量没有直接关联，所以做此修订。

#### 5.6 原料标记的修订

5.6.1 原标准中对原料的标记做了如下：

原料标记按产原料名称、标准编号、代号的顺序表示。

标记示例： 回收铋合金原料，代号 RBi_2A。标记如下：

回收铋合金原料    GB/T 39148_RBi_2A。

5.6.2 修订后的标准删除了标记，原因是原标准的标记不适用于日常回收铋原料的贸易实际情况，特别是在发生国外进口贸易的时候，供应商不按照此要求进行。而用级别表示更易被接受。

### 5.7 技术要求的修订

### 5.7.1修订前的内容

原标准有技术要求的条目，在修订后的标准中删除了技术要求。内容如下：

原料应按照本标准规定的类别、级别进行回收和贸易，不同类别和级别的原料不应相互混合。

原料中不应混有易燃、易爆、有毒、腐蚀性的物品，不应混有密封容器和医疗废物。

原料中放射性污染物控制应符合以下要求：

a)  不应混有放射性物质；

b) 原料（含包装物）的外照射贯穿辐射剂量率不超过所在地正常天然辐射本底值+0.25 μGy/h;

c)  原料表面 α、β放射性污染水平为：表面任何部分的 300 cm2 的最大检测水平的平均值 α 不超过 0.04 Bq/cm2 , β不超过 0.4 Bq/cm2 。

d)  块状回收铋原料最大外形尺寸不做具体规定，在不影响运输的情况下，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

### 5.7.2 修订后的内容

A、 化学成分

原料的铋含量应符合表1的规定。如有其它化学成分要求，由供需双方协商确定，并在合同中注明。

B、 放射性要求

原料中的放射性应符合GB 20664《有色金属矿产品的天然放射性限值》的要求。

C、 外观质量

原料中不应有目视可见的外来夹杂物，不混有易燃、易爆、有毒、腐蚀性的物品，不应混有密封容器和医疗废物。

4.5 其它要求

需方有其他特殊要求时，可由供需双方协商确定，并在订货单或合同中注明。

5.7.3 修订的依据

A、将要求更改为标准的格式要求。

B、将放射性要求更改为按照国家标准规定的要求进行。

C、外观质量更改为标准的格式要求。

### 5.8 试验方法的修订

### 5.8.1 原试验方法的内容

A、Ⅰ类回收铋原料中杂质元素含量的测定按照 YS/T 536  的规定进行。

B、Ⅱ 类~Ⅳ 类 回 收 铋 原 料 中 铋 元 素 含 量 的 测 定 按 GB/T 15926、YS/T775. 2、YS/T 745. 7、YS/T 240 .1 、YS/T 1014 . 1  的规定或供需双方商定的方法进行。

C、Ⅱ 类 ~ Ⅳ类回收铋原料中其他金属及杂质元 素 的 测 定 按 YS/T 775、YS/T 745、YS/T 240、 YS/T 1014 . 1  的规定或供需双方商定的方法进行。

D、其他不涵盖的类别及原料里的各种有价金属元素含量的测定由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

E、水分的检测方法参照 GB/T  14260、YS/T  1014 . 5、GB/T 2007 . 6  的规定进行。

F、原料中杂质的扣除方法、外形尺寸及单块重量的测量方法由供需双方协商确定，并在合同（或订货单）中注明。

G、原料的放射性污染物检验参照附录 A 的规定进行。

### 5.8.2 修订后的试验方法内容

A、回收铋原料中铋含量的测定按照供需双方商定的方法进行。

B、回收铋原料的放射性检验按照SN/T 0570 《进口再生原料放射性污染检验规程》进行。

C、回收铋原料的外观质量采用目视法检查。

### 5.8.3 修订的依据

A、金属铋的含量因为原料的不同属性而方法不相同，完全按照 GB/T 15926、YS/T775. 2、YS/T 745. 7、YS/T 240 .1 、YS/T 1014 . 1的规定进行的检测要求基本上没有。所以更改为供需双方协商进行。

B、放射性的检测由现成的 SN/T 0570 《进口再生原料放射性污染检验规程》的规定，不需要另外规定。

C、原标准无外观质量的检验，增加相应要求

### 5.9 检验结果的判断的修订

### 5.9.1 原标准的判定方法

A、检验结果的数值按 GB/T 8170  的规定进行修约，采用修约值比较法判定。

B、原料的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，则判定该批原料不合格。

C、原料的水分、其他金属含量任一项不符合要求，由供需双方协商。

### 5.9.2   修订后的判定方法

若回收铋原料的化学成分有一项不符合表1中的规定时，降为下一级，不符合第四级时判定为不合格品。

### 5.9.3修订的依据

铋是稀有元素，也是国家管控的战略元素，在产生不合格时，降级使用可最大程度的回收再生利用铋资源物料。

### 5.10标志、包装、运输、贮存及随行文件的修订

按照标准格式进行更改。

## 六  标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。（若标准中涉及专利，需要在附件中提供必要专利信息披露表、已披露的专利清单、必要专利实施许可声明表等材料。）

## 七 标准水平分析

《回收铋原料》为推荐性行业国家标准。回收铋原料是现代信息社会中的基础材料，回收铋原料是我国战略新兴产业指定关注和扶持发展的新兴材料。该标准的修订是为了更能反应和满足及体现行业要求的产品标准的修订，对该产业的生产和贸易提供了一个平台，能起到对行业的规范和促进作用。

## 八 预期达到的社会效益等情况

### 8.1项目的必要性

### 铋已成为国民经济的基础金属资源，涉及的行业非常广泛，是众多行业如半导体材料、冶金、医药等产业的基础材料，随着我国对铋产业提高到战略性产业的高度，铋的产业价值链也得到了更大的提升，在需求量增长的同时，也需要国家标准及时跟进，保障行业健康发展。

### 《回收铋原料》国家标准的修订的主要内容是调整了符合实际情况的质量要求，标准的修订有利于促进企业生产二次资源的再生利用，并带动工艺装备、技术水平、试验检测的升级发展。起草单位具有全球资源的整合能力，对我国在整合全球铋资源上起到了关键作用，在回收铋原料方面有着较为丰富的产业经验，今年起草修订国家标准的能力和资源，能有效保障标准的按时保质保量完成修订工作。8.3 项目的可行性

国外没有制定相关产品标准。本标准是对国家标准2020版的修订，之所以需要修订是因为随着我国的科技进步和生产水平的大力发展，我国的铋全产业链的生产能力和水平及产量已有质和量的双重提升，对应现代信息社会来说，铋是一种重要的基础元素和材料，以方兴未艾的核工业和绿色制冷工业为例，铋是不可或缺并且用量较大的基础元素，及时制定出反应和体现行业现状的相关的国家标准或行业标准是行业的必然要求。主导起草企业广东先导稀材股份有限公司及其他参与起草的企业合计占全球回收铋原料市场80%以上的市场份额，这些企业基本反映和体现了行业的生产技术水平和现状，具备全面的技术储备和开发能力，提供了大量的产品各项技术指标数据，并对相关指标进行了验证。该本项目的完成后能全面反映了行业特点和要求，为生产和应用各方面提供准确的质量评价依据，对行业的发展壮大具备助推器的作用，达到项目可行，具备为生产和企业服务的要素。

### 8.4 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

铋是2025年国家发布的限制出口的战略元素之一，标准的修订契合国家战略需求和要求。铋因为其稀缺性已成为各国高度重视的矿产品资源，铋金属国内价格已从2020年的6万元每吨上涨到16万元每吨，尤其是在国际市场已突破30万元每吨，完整掌握全球铋资源对国家战略及社会效益都能起到巨大的社会效益。

本标准是我国回收铋原料的国家标准的修订，原有标准因为当时国情和标准认识的因素有所缺陷，需要更改。我国每年从国外进口的回收铋原料按照铋金属量计超过6000吨以上，对我国完整掌握铋金属的资源起到了至关重要的作用。回收铋原料尚无国际同类标准，该标准的修订体现了行业的迫切要求，可以促进我国行业的发展，规范市场次序，对我国的产业升级具有重要意义。

回收铋原料是现代信息社会中重要的基础材料，回收铋原料是我国战略新兴产业指定关注和扶持发展的新兴材料。该标准的修订是为了更能反应和满足及体现行业要求的产品标准的修订，对该产业的生产和贸易提供了一个平台，能起到对行业的规范和促进作用。该标准达到了国内先进水平。

## 九  与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本为修订标准，本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。

## 十  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 十一  作为强制性或推荐性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准发布。

## 十二  贯彻标准的要求和措施建议

本标准属于回收铋原料的基础标准，全面覆盖产业的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统的学习与贯彻实施。如果需方或对产业有特殊要求时，建议供需双方在本标准基础上对特殊要求在订货合同中进行详细的约定或起草专项技术协议。

## 十三  废止现行有关标准的建议

本标准发布实施之日起，代替GB/T 39148-2020《回收铋原料》。

## 十四  其他主要内容的解释和其他需要说明的事项。

无