| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

202×－××－××      发布　　　　　　　　　202×－××－×× 实施

锡及锡合金蒸发料

Evaporated tin and tin alloy material

（草案）

YS/T ××××—202×

代替YS/T 1151-2016

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.60

CCS H 62

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 1151—2016《锡蒸发料》。与YS/T 1151—2016相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 更改了标准范围，增加SnSb99.99锡合金蒸发料的内容，（见4.1，2016年版的3.3）；

b)增加SnSb材质的杂质元素要求

Al≤5ppm、As≤5ppm、Bi≤25ppm、Cd≤3ppm、Co≤30ppm、Cu≤10ppm

Fe≤25ppm、Ni≤30ppm、Pb≤35ppm、Zn≤5ppm。

新增了主元素Sb的含量比例。（见5.1，2016年版的3.3）；

c) 更改了产品几何尺寸，除原有尺寸外，新增了其他尺寸，如1*5*5、φ2*2等，单位为mm。（见5.2，2016年版的3.4）；

d）检测方法的变化。除以前的GDMS检测方法外，新增了其他检测方法。（见6.1，2016年版的4.1）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本文件起草单位：

有研亿金新材料有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司。

本文件主要起草人：

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：2016年7月11日，YS/T 1151—2016《锡蒸发料》发布

锡及锡合金蒸发料

1 范围

本文件规定了锡及锡合金蒸发料的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于半导体行业用的锡及锡合金蒸发料。其他用途的锡及锡合金蒸发料也可参照本文件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3260.11第11部分：铜、铁、铋、铅、锑、砷、铝、锌、镉、银、镍和钴含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 2828. 1计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 25915.1洁净室及相关受控环境 第1部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级

GB/T 15077贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

YS/T 1679 锡及锡合金分析方法 光电直读光谱法

YS/T 36（所有部分）高纯锡化学分析方法

3 术语定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类和标记

4.1 产品分类

4.1.1锡及锡合金蒸发料的牌号、形状、规格见表1，形状示意图见图1。片状高纯锡及锡合金蒸发料四角圆弧r不做具体限定。若尺寸规格需方有特殊要求，可双方协商执行。

表1 牌号、形状、规格

| 牌号 | 形状 | 规格 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径（d） | 厚度（t） | 边长（a）或长度（l） |
| IC-Sn6N IC- Sn5N IC- Sn4N IC-SnSb 4N | 片状 | - | 1.0 | 5.0 |
|  |  | - | 2.0 | 10.0 |
|  |  | - | 2.0 | 15.0 |
|  | 柱状 | 2.0 | - | 2.0 |
|  |  | 3.0 | - | 6.0 |
|  |  | 6.0 | - | 6.0 |

- 片状

b) 柱状

标引符号说明：

a——边长；t——厚度；r——圆角；d——直径；l——长度。

图1 锡及锡合金蒸发料形状示意图

4.2 标记

锡及锡合金蒸发料按产品名称、文件编号、牌号、尺寸规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用IC-Sn 5N牌号制造的、直径为3.0mm、长度为3.0mm的柱状高纯锡蒸发料，标记为： 柱状蒸发料 YS/TXXXX—IC-Sn5N Ф3.0×3.0

示例2：

用IC-SnSb 4N牌号制造的、厚度为2.0mm、边长为10.0mm的片状高纯锡蒸发料，标记为： 片状蒸发料 YS/TXXXX—IC-SnSb 4N 2.0×10.0

5 技术要求

5.1 化学成分

锡蒸发料的化学成分应符合表2规定，锡锑蒸发料的化学成分应符合表3规定。需方对化学成分有特殊要求时，由供需双方协商，并在订货单中注明。

表2  锡蒸发料的化学成分

| 牌号 | Snb /%，不小于 | 杂质含量（×10-4）/%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Al | As | Au | Bi | Ca | Co | Cu | Fe |
| IC-Sn99.9999 | 99.9999 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| IC-Sn99.999 | 99.999 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| IC-Sn99.99 | 99.99 | — | 5.0 | 5.0 | — | 25.0 | — | — | 5.0 | 25.0 |
| 牌号 | Snb /%，不小于 | 杂质含量（×10-4）/%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | In | Mg | Ni | Pb | Sb | Zn | 杂质元素总和a |  |  |
| IC-Sn99.9999 | 99.9999 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.0 |  |  |
| IC-Sn99.999 | 99.999 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 10.0 |  |  |
| IC-Sn99.99 | 99.99 | — | — | — | 35.0 | 20.0 | 5.0 | 100.0 |  |  |
| 注：“—”表示对该杂质元素无要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a杂质元素总和为表中所列杂质含量实测值之和。 b锡蒸发料的锡含量为100%减去表中所列杂质含量实测值之和的余量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  锡锑蒸发料的化学成分

| 牌号 | SnSb /%，不小于 | 杂质含量（×10-4）/%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | As | Bi | Cd | Co | Cu | Fe | Ni | Pb | Zn | 杂质元素总和a |
| IC-SnSb99.99 | 99.99 | 5 | 5 | 25 | 3 | 30 | 10 | 25 | 30 | 35 | 5 | 100.0 |
| 牌号 | SnSb /%，不小于 | 合金元素 单位/Unit：wt% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IC-SnSb99.99 | 99.99 | 2.5±0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: “—”表示对该杂质元素无要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a杂质元素总和为表中所列杂质含量实测值之和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 外形尺寸及其允许偏差

锡及锡合金产品的外形尺寸应符合表1的规定。需方对外形尺寸及其允许偏差有特殊要求时，由供需双方协商，并在订货单中注明。

产品的尺寸允许偏差应符合表5的规定。需方对外形尺寸及其允许偏差有特殊要求时，由供需双方协商，并在订货单中注明。

表4  尺寸允许偏差

单位为毫米

| 片状 |  | 柱状 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | t | d | l |
| ±0.5 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.5 |

5.3 外观质量

5.3.1  产品表面应平整、边角完整，无飞边、毛刺、夹杂和裂纹等缺陷。

5.3.2  产品表面应清洁，无油污和锈蚀；应无颗粒附加物和其他玷污。

5.3.3  产品端面或表面允许有轻微的冲、剪、裁等痕迹。

6  试验方法

6.1 化学成分

6.1.1 锡蒸发料中杂质元素的分析方法按YS/T 36（所有部分）的规定进行或按照供需双方协商的方法进行。。

6.1.2 锡合金蒸发料中元素Sb的分析方法按照YS/T 1679锡及锡合金分析方法光与GB/T 3260.11锡化学分析方法 第11部分：铜、铁、铋、铅、锑、砷、铝、锌、镉、银、镍和钴含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法的规定进行，或按照供需双方协商的方法进行。

6.2 外形尺寸及允许偏差

产品的外形尺寸按照GB/T 15077-2008的规定进行测量。

6.3 外观质量

产品外观质量用目视检查，如发现异常现象，用10倍放大镜鉴别，或供需双方商定的其他方法检查。

7.  检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1  产品应由供方或第三方进行检验，产品质量应符合本文件和订货单的规定。

7.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起30日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2 组批

产品应成批提交检验。每批应由同一批次原材料、牌号、几何尺寸的产品组成。

7.3 检验项目及取样

检验项目、取样位置及数量应符合表6的规定。

表6  检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 技术要求的章节号 | 试验方法的章节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 任意 | 每批一，供方可以由原材料分析结果报出、需方在产品上取样分析 | 5.1 | 6.1 |
| 几何尺寸 | 成品随机取样 | 按GB/T 2828.1取 S-1,AQL=1.5抽取样品 | 5.2 | 6.2 |
| 外观质量 | 成品随机取样 | 按GB/T 2828.1取 S-1,AQL=1.5抽取样品 | 5.3 | 6.3 |

7.4 检验结果的判定

7.4.1  化学成分不合格时，判该批产品不合格。

7.4.2  几何尺寸、外观质量有一项不合格时，重新取双倍样进行重复试验，若仍有不合格，则判该批产品不合格。但允许对余下的产品进行逐件检查，合格者重新组批交货。

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志

在已检验合格的每瓶或每袋产品上应附标签，并注明以下内容：

a)  产品名称；

b)  纯度；

c)  规格；

d)  净重；

e)  批号；

f)  生产日期；

g)  供方名称；

h)  生产厂家地址及电话。

8.2 包装

8.2.1 产品内包装应在万级洁净间内进行。洁净间级别符合GB/T 25915.1-2021中ISO 7的规定。

8.2.2产品内包装可采用塑料瓶包装和真空封装两种。塑料瓶包装的瓶口铝封膜要封口完整，无开裂、无贯通。真空袋封口要平整无贯通，真空袋体无漏洞，无真空泄漏。

8.2.3 产品外包装采用纸箱或木箱包装。经供需双方协商还可采用其他方式包装。

8.3运输、贮存

产品运输过程中应防止碰伤、擦伤，并保证运输过程中产品及包装完整。产品应贮存于清洁、干燥的环境。

8.4 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a） 产品质量保证书：

•  产品的主要性能及技术参数；

•  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

•  对产品质量所负的责任；

•  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

b） 产品合格证：

•  检验项目及其结果或检验结论；

•  批号；

•  检验日期；

•  检验员签名或盖章；

c） 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

d） 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

e） 其他。

9订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 纯度；

- 规格；

- 供货状态；

- 数量；

- 本文件编号；

- 协商确定的内容；

- 其他。