XB/T XXX-202X

XB/T XXX-202X




前    言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。
本文件起草单位：有研稀土新材料股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、江西理工大学分析测试中心、合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司、中山智隆新材料科技有限公司、包头稀土研究院、国标(北京)检验认证有限公司、湖南高创稀土新材料有限责任公司（不分前后）。

本文件主要起草人：...。
铽/镝合金靶材
范围

本文件规定了铽/镝合金靶材的分类与牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。
本文件适用于真空熔炼法、粉末冶金法制得的铽/镝合金靶材。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1031  产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T 1423  贵金属及其合金密度的测试方法标准

GB/T 1804  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 6394  金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8651  金属板材超声板波探伤方法

GB/T 12690.5  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定
GB/T 18115.8  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铽中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

GB/T 18115.9  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镝中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

GB/T 20967-2007  无损检测 目视检测 总则

GB 39176  稀土产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 44760  锆及锆合金管材超声检测方法

YS/T 837  溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法
术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

靶坯 target blank

阴极上用作溅射材料的部分。

3.2

背板/背管 backing plate/backing tube

用来支撑或固定靶坯的金属或合金板/管。

注：背板一般为透磁性较好的铜、铜合金等板材；背管材质一般为透磁性较好的不锈钢管、钛或钛合金管等管材。

3.3
靶材 target
靶坯与背板/背管焊接结合而成的平面/旋转靶材，作为溅射沉积技术中的阴极部分。

注：靶材不经焊接而直接使用，此时靶坯和靶材的含义一样。
3.4
焊合率 bonding rate
靶坯与背板/背管的焊接结合面积占完全焊合总面积的比例。
3.5
局部未焊合率 local unbonding rate

靶坯与背板/背管的单个未结合面积占完全焊合总面积的比例。

3.6
致密度 relative density

靶坯的实际密度与理论密度的百分比。
分类与牌号
4.1 分类

产品按靶坯主元素分为铽合金靶材和镝合金靶材两类。

4.2 牌号表示方法
铽合金靶材的牌号按靶坯的有益元素种类分T-TbAl-87.5、T-TbCu-87.5、T-TbCuAl-87.5、T-TbNi-87.5四个牌号，具体见表1；镝合金靶材的牌号按靶坯的有益元素种类分T-DyAl-87.5、T-DyCu-87.5、T-DyCuAl-87.5、T-DyNi-87.5四个牌号，具体见表1。
表1  铽/镝合金靶材的牌号

	牌号
	主元素含量

%
	有益元素含量

%

	T-TbAl-87.5、T-DyAl-87.5
	80~95
	余量

	T-TbCu-87.5、T-DyCu-87.5
	80~95
	余量

	T-TbCuAl-87.5、T-DyCuAl-87.5
	80~95
	余量

	T-TbNi-87.5、T-DyNi-87.5
	80~95
	余量


4.3 产品牌号表示方法

铽/镝合金靶材牌号共分3个层次，其中第一层次表示靶材，用靶材的英文首字母“T”表示；第二层次表示产品主元素金属铽或镝靶材和有益元素，用元素符号“Tb”、“Dy”和“M”表示，其中M表示Al、Cu、Ni等中的一种或者多种有益元素；第三层次表示靶坯主元素含量，以含量中位值表示该范围内的合金靶材规格；各层次之间用“-”分开。具体表示方法如下：







示例：T-TbCu-87.5表示靶坯主元素铽含量范围为80%~95%和有益元素铜含量范围为5%~20%的的铽铜合金靶材。
技术要求

5.1 铽/镝合金靶坯
5.1.1 化学成分

铽合金靶坯的化学成分应符合表2的规定；镝合金靶坯的化学成分应符合表3的规定。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。
表2  铽合金靶坯的化学成分
	产品牌号
	T-TbAl-87.5
	T-TbCu-87.5
	T-TbCuAl-87.5
	T-TbNi-87.5

	化学成分（质量分数）/%
	稀土总量（RE）
	80~95

	
	Tb
	80~95

	
	相对纯度（Tb/RE），不小于
	99.9

	
	稀土杂质合量/稀土总量，不大于
	0.1000

	
	有益元素含量
	Al
	5~20
	/
	/
	/

	
	
	Cu
	/
	5~20
	/
	/

	
	
	Al、Cu合量
	/
	/
	5~20
	/

	
	
	Ni
	/
	/
	/
	5~20

	
	非稀土杂质含量，不大于
	Fe
	0.2000

	注：铽合金靶坯的稀土杂质合量为除Pm、Sc和主元素外的14种稀土元素总和。


表3  镝合金靶坯的化学成分

	产品牌号
	T-DyAl-87.5
	T-DyCu-87.5
	T-DyCuAl-87.5
	T-DyNi-87.5

	化学成分（质量分数）/%
	稀土总量（RE）
	80~95

	
	Dy
	80~95

	
	相对纯度（Dy/RE），不小于
	99.9

	
	稀土杂质合量/稀土总量，不大于
	0.1000

	
	有益元素含量
	Al
	5~20
	/
	/
	/

	
	
	Cu
	/
	5~20
	/
	/

	
	
	Al、Cu合量
	/
	/
	5~20
	/

	
	
	Ni
	/
	/
	/
	5~20

	
	非稀土杂质含量，不大于
	Fe
	0.2000

	注：镝合金靶坯的稀土杂质合量为除Pm、Sc和主元素外的14种稀土元素总和。


5.1.2 致密度

铽/镝合金靶坯的致密度应不小于99%。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。
5.1.3 平均晶粒尺寸

铽/镝合金靶坯的平均晶粒尺寸应不大于200 μm。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。

5.1.4 内部质量

铽/镝合金靶坯的内部不应有分层、疏松、夹杂和气孔等缺陷。

5.2 铽/镝合金靶材
5.2.1 几何尺寸和允许偏差

产品尺寸、规格及结构方式宜由需方提供图纸。几何尺寸及允许偏差由供需双方协商确定。如需方未提供允许偏差,则产品尺寸允许偏差应符合GB/T 1804的要求。

5.2.2 表面粗糙度

产品外表面的表面粗糙度（Ra）值应不大于2 μm。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。
5.2.3 外观质量

产品表面应清洁光滑，无指痕，无油污和锈蚀，无拉伸润滑痕迹，无颗粒附加物和其他玷污，无凹坑、划痕、裂纹、凸起等缺陷。

5.2.4 焊接质量

产品的焊合率应不小于95%，局部未焊合率应不大于2%。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。
试验方法
6.1 化学成分
6.1.1 铽/镝合金靶坯中稀土总量（RE）的分析方法按附录A的规定进行。铽/镝合金靶坯中铽/镝量为稀土总量-∑稀土杂质。相对纯度为100%-稀土杂质合量/稀土总量。
6.1.2 铽合金靶坯中稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.8的规定进行。
6.1.3 镝合金靶坯中稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.9的规定进行。

6.1.4 铽/镝合金靶坯中铝、铜、镍含量的分析方法按附录B的规定进行。

6.1.5 铽/镝合金靶坯中铁含量的分析方法按GB/T 12690.5的规定进行。

6.2 致密度

铽/镝合金靶坯的致密度的测定按GB/T 1423的规定进行。

6.3 平均晶粒尺寸

铽/镝合金靶坯的平均晶粒尺寸的测定按GB/T 6394的规定进行。
6.4 内部质量

铽/镝合金靶坯若为平面状（平面靶材），则其内部质量的测定按GB/T 8651的规定进行；若为管状（旋转靶材），则其内部质量的测定按GB/T 44760的规定进行。

6.5 几何尺寸和允许偏差

铽/镝合金靶材的几何尺寸和允许偏差的测定采用相应精度的量具，按GB/T 1804的规定进行。

6.6 表面粗糙度

铽/镝合金靶材的表面粗糙度的测定按GB/T 1031的规定进行。

6.7 外观质量

铽/镝合金靶材的外观质量采用目视检查，按GB/T 20967-2007第5章的规定进行。
6.8 焊接质量

铽/镝合金靶材的焊接质量按YS/T 837的规定进行。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商测试标准。

检验规则
7.1 检查与验收
7.1.1 产品由供方检验部门或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及合同的规定，并填写质量证明书。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及合同的规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方协商确定。
7.2 组批
产品应成批提交验收。每批应由同一牌号、同一尺寸规格的产品组成，其中平面靶材每批不大于4件，旋转靶材每批不大于8件。
7.3 检验项目
7.3.1 每批产品应对靶坯的化学成分进行检验；如需对靶坯的致密度、平均晶粒尺寸和内部质量进行检验，应由供需双方协商确定。
7.3.2 每批产品应进行几何尺寸和允许偏差、外观质量的检验；如需对表面粗糙度和焊接质量进行检验，应由供需双方协商确定。
7.4 取样与制样
7.4.1 产品的取样应符合表4的规定。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。
表4  铽/镝合金靶坯及靶材的检测项目、取样位置及数量

	部位
	检测项目
	取样位置
	取样数量
	要求的章条号
	试验方法的章条号

	靶坯
	化学成分
	铸锭或靶坯端头
	每批一件
	5.1.1
	6.1

	
	致密度
	7.4.2
	每批一件
	5.1.2
	6.2

	
	平均晶粒尺寸
	7.4.2
	每批一件
	5.1.3
	6.3

	
	内部质量
	-
	逐件
	5.1.4
	6.4

	靶材
	几何尺寸和允许偏差
	-
	逐件
	5.2.1
	6.5

	
	表面粗糙度
	-
	逐件
	5.2.2
	6.6

	
	外观质量
	-
	逐件
	5.2.3
	6.7

	
	焊接质量
	-
	逐件
	5.2.4
	6.8


7.4.2 平均晶粒尺寸和致密度的检测在铽/镝合金靶坯成品加工前进行。取样示意图如图1所示。
[image: image1.png]FER:
Vati

N





图1  取样示意图（1、2、3—取样位置）

7.5 检验结果的判定
7.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2 铽/镝合金靶坯的化学成分分析结果与本文件及合同的规定不符时，则判该批产品不合格。
7.5.3 铽/镝合金靶材的几何尺寸、允许偏差和外观质量任何一项检验不合格时，则判该件产品不合格。

7.5.4 如需方要求检验时，靶坯的致密度、平均晶粒尺寸任何一项检验不合格时，则判该批产品不合格；靶坯内部质量和靶材的表面粗糙度和焊接质量，任何一项检验不合格时，则判该件产品不合格。
标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志
产品的标志应符合GB 39176的规定，同时在背板/背管上注明背板/背管批号，在产品上注明产品批号。如需方对标志有特殊要求，可由供需双方协商确定。

8.2 包装、运输、贮存
产品的包装、运输、贮存应符合GB 39176的规定。如需方对包装有特殊要求，可由供需双方协商确定。

8.3 随行文件
每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a) 产品合格证；

b) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c) 产品使用说明书；
d）其他。
附 录 A

（规范性）

铽/镝合金靶材中稀土总量的测定 草酸盐重量法
A.1 方法原理

试料经盐酸分解后，氢氟酸沉淀稀土，沉淀用硝酸、高氯酸溶解并冒烟后，以盐酸溶解盐类。在pH 2.0条件下以草酸溶液沉淀稀土，进一步分离残留的铝、铜及镍等杂质，于950 ℃灼烧至恒重，计算稀土总量。
A.2 试剂和材料
除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。
A.2.1 硝酸(ρ=1.42 g/mL)。
A.2.2 氢氟酸(ρ=1.15 g/mL)。
A.2.3 高氯酸(ρ=1.67 g/mL)。
A.2.4 过氧化氢[((H2O2)≥30%]。
A.2.5 盐酸(1+1)。
A.2.6 氨水(1+1)。
A.2.7 高氯酸洗液(1+99)。
A.2.8 氢氟酸洗液(2+98)。

A.2.9 盐酸洗液(2+98)。

A.2.10 草酸溶液(100 g/L)。

A.2.11 甲酚红溶液(2 g/L)：2 g甲酚红溶于1 L乙醇(1+1)中。

A.2.12 草酸洗液(2 g/L)。

A.2.13 精密pH试纸(0.5~5.0)。

A.3 仪器设备
A.3.1 分析天平，分度值0.1 mg。
A.3.2 高温炉，温度上限不低于1000 ℃。

A.3.3 坩埚（铂坩锅或瓷坩埚），30 mL。

A.4 样品
样品应制备成碎屑状。
A.5 试验步骤
A.5.1 试料
称取0.50 g样品（A.4），精确至0.0001 g。

A.5.2 平行试验
平行做两份试验。
A.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。
A.5.4 测定
A.5.4.1 试料的溶解
将试料（A.5.1）置于300 mL烧杯中，加20 mL水、10 mL盐酸(A.2.5)、0.5~1.0 mL过氧化氢(A.2.4)，盖上表面皿，低温加热至溶解完全，蒸发至1 mL左右。加入20 mL水，加热使盐类溶解至清。转移至100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。移取20 mL试液于300 mL聚四氟烧杯中。

A.5.4.2 沉淀分离

A.5.4.2.1 在试液（A.5.4.1）中加入适量纸浆，稍加热，边搅拌边小心加入30 mL氢氟酸（A.2.2），于80 ℃~90 ℃水浴保温40分钟，每隔10分钟搅拌一次。取下冷却后，用双层慢速定量滤纸过滤。用氢氟酸洗液（A.2.8）洗涤烧杯3~4次，用小块滤纸擦拭搅拌棒及烧杯，将沉淀全部转移至滤纸上，洗涤沉淀10次，再用去离子水洗涤沉淀3~5次，弃去滤液。
A.5.4.2.2 将沉淀（A.5.4.2.1）转移至300 mL聚四氟烧杯中，加入30 mL硝酸（A.2.1）、10 mL高氯酸（A.2.3），加热至冒高氯酸白烟，并蒸至近干，取下冷却。加入10 mL盐酸（A.2.5），加热溶解盐类。
A.5.4.2.3 将试液（A.5.4.2.2）用水稀释至约100 mL，煮沸，取下，加入适量纸浆。在不断搅拌下加入30 mL近沸的草酸溶液（A.2.10），用盐酸（A.2.5）、氨水（A.2.6）和精密pH试纸（A.2.13）调节pH为2.0；或滴加2滴甲酚红溶液（A.2.11），用氨水（A.2.6）调至溶液呈桔黄色（pH 2.0）。于80 ℃~90 ℃保温40 min，冷却至室温，放置2 h。
A.5.4.2.4 用慢速定量滤纸过滤，草酸洗液（A.2.12）洗涤烧杯3~4次，用小块滤纸擦拭搅拌棒及烧杯，将沉淀全部转移至滤纸上，洗涤沉淀8~10次。
A.5.4.3 灼烧、恒重
A.5.4.3.1 将沉淀连同滤纸放入950 ℃灼烧至质量恒定的坩埚(A.3.3）中，低温加热，将沉淀和滤纸灰化。将坩埚和沉淀于950 ℃高温炉中灼烧1 h。将坩埚及烧成的稀土氧化物置于干燥器中，冷却至室温，称其质量。
A.5.4.3.2 重复A.5.4.3.1操作，直至坩锅连同烧成的稀土氧化物质量恒定。
A.6试验数据处理
稀土总量以质量分数(x计，按式（A.1）计算：


[image: image2.wmf]%

100

V

]

[

1

0

5

4

3

2

´

-

-

-

=

m

V

m

m

m

m

k

x

）

（

）

（

w

                       (A.1)
式中：

m2——稀土氧化物与坩埚的质量，单位为克（g）；

m3——空坩埚的质量，单位为克（g）；

m4——随同试料空白与坩埚的质量，单位为克（g）；

m5——随同试料空白的空坩埚的质量，单位为克（g）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

k——稀土氧化物换算成稀土金属的换算系数；

V0——移取试液体积，单位为毫升（mL）；
m1——试料的质量，单位为克（g）；
所得结果保留至小数点后两位，数值修约按GB/T 8170的规定执行。

A.7 允许差
实验室之间分析结果的允许差应不大于xxx%。

附 录 B

（规范性）

铽/镝合金靶材中铝、铜、镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
B.1 方法原理

试料经硝酸溶解，在稀硝酸介质中加入钴（Co）作为内标元素，使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪进行测定。以待测元素与内标元素的光谱强度比进行定量，按工作曲线计算铝、铜、镍的质量分数。
B.2 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。优先使用有证标准溶液。

B.2.1 硝酸(ρ=1.42 g/mL)。
B.2.2 盐酸(ρ=1.19 g/mL)。

B.2.3 硝酸(1+1)。
B.2.4 盐酸(1+1)。
B.2.5 铝标准贮存溶液

准确称取0.2000 g金属铝箔[w(AD）≥99.9%](预先用稀盐酸浸泡，经无水乙醇清洗，用红外灯烘干)于200 mL烧杯中，加入50 mL盐酸(B.2.4),滴加2 mL硝酸(B.2.3),低温溶解，冷却至室温，溶液移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1 mg铝。
B.2.6 铜标准贮存溶液

准确称取0.2000 g金属铜（w(Cu)≥99.9%），置于200 mL烧杯中，加入20 mL硝酸(B.2.3)，低温加热至完全溶解，驱除氮的氧化物，冷却至室温，移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。
B.2.7 镍标准贮存溶液

准确称取0.2000 g金属镍（w(Ni)≥99.9%），置于200 mL烧杯中，加入20 mL硝酸(B.2.3)，低温加热至完全溶解，驱除氮氧化物，冷却至室温，移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镍。
B.2.8 钴内标贮存溶液

准确称取0.2000 g金属钴（w(Co)≥99.9%），置于200 mL烧杯中，加入20 mL硝酸(B.2.3)，低温加热至完全溶解，驱除氮氧化物，冷却至室温，移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钴。
B.2.9 钴内标工作溶液（100 μg/mL）：移取10.00 mL钴内标贮存溶液（B.2.8）于100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸(B.2.1)，用水稀释至刻度，混匀。
B.2.10 混合标准溶液：分别移取铝标准贮存溶液(B.2.5)，铜标准贮存溶液(B.2.6)，镍标准贮存溶液(B.2.7)各10 mL移入100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸(B.2.1)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液为混合标准溶液，1 mL含铝、铜、镍各100 μg/mL。
B.3 仪器设备

B.3.1 分析天平，分度值0.1 mg。
B.3.2 电感耦合等离子体原子发射光谱仪符合JJG768中检定规程和技术指标。

B.4 样品

样品应制备成碎屑状。

B.5 试验步骤

B.5.1 试料
称取0.20 g样品（B.4），精确至0.0001 g。

B.5.2 平行试验
平行做两份试验。
B.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

B.5.4 测定
B.5.4.1 试料的溶解

B.5.4.1.1 将试料（B.5.1）置于100 mL烧杯中，加少量水润湿，缓慢加入10 mL硝酸(B.2.3)，低温加热至试料完全溶解，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中。用水稀释至刻度，混匀。

B.5.4.1.2 分取5.00 mL上述溶液（B.5.4.1.1）于100 mL容量瓶中，加入5 mL硝酸(B.2.1)，准确加入10.00 mL钴内标工作溶液（B.5.9），用水稀释至刻度，混匀，待测。

B.5.4.2 系列标准溶液的配制

移取0 mL、5 mL、10 mL、15 mL、20 mL、25 mL混合标准溶液（B.5.10）于一组100 mL容量瓶中，各加入5 mL硝酸（B.5.1），准确加入10.00 mL钴内标工作溶液（B.5.9），用水稀释至刻度，混匀，待测。

B.5.4.3 工作曲线的绘制与测定

B.5.4.3.1 推荐分析谱线波长

表B.1 推荐分析谱线波长

	元素
	分析谱线波长

nm
	内标谱线波长

nm

	铝
	237.312
	237.862

	铜
	224.700
	237.862

	镍
	216.555、231.604
	237.862


B.5.4.3.2 工作曲线的绘制
在仪器最佳工作条件下，将系列标准溶液（B.5.4.2）用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。以待测元素与强度为纵坐标，系列标准溶液质量浓度为横坐标绘制工作曲线，线性相关系数应≥0.9995。

B.5.4.3.3 空白试液的测定

在工作曲线（B.5.4.3.2）符合测定的要求后，将空白试验（B.5.3）用溶液用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出空白试液中待测元素的质量浓度。
B.5.4.3.4 分析试液的测定

在工作曲线（B.5.4.3.2）符合测定的要求后，将分析试液用溶液（B.5.4.1.2）用选定的分析谱线进行氩等离子体光谱测定。仪器根据工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出分析试液中待测元素的质量浓度。

B.6 试验数据处理

B.6.1 被测元素的计算

被测元素的质量分数(x，按式（B.1）计算：


[image: image3.wmf]%

100

10

v

v

3

6

1

2

1

2

´

*

-

=

-

mv

x

）

（

r

r

w

                          (B.1)
式中：

ρ2——试液中被测元素质量浓度，μg/mL；
ρ1——空白试液中被测元素质量浓度，μg/mL；
V1——试液第一次定容体积，mL；

V2——试液第二次定容体积，mL；
V3——分取试液体积，mL；

m——试料质量，g。

取平均值作为测定结果，数值修约按GB/T 8170执行。

B.7 允许差

实验室之间分析结果的允许差应不大于xxx%。


XB





中华人民共和国工业和信息化部  发 布








××××-××-××实施





××××-××-××发布





铽/镝合金靶材


Terbium or dysprosium alloy target


(预审稿)








XB/T XXX-202X


                                        





中华人民共和国稀土行业标准





ICS. 77.120.99


CCS H 65





 T - Tb/DyM - XXX 





表示靶坯主元素含量





表示金属铽或镝以及有益元素





表示靶材








4
5

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

