GB/T 7160—XXXX
GB/T7160—××××


[image: image1.png]*
.





前   言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件代替YS/T255-2009《钴》，与YS/T 255-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
更改了产品分类，增加了Co9999、Co9996、Co9990牌号（见第4章，2009年版的3.1）；

更改了化学成分，增加了Co9999、Co9996、Co9990化学成分要求；更改了Co9998中C、Cu
、Zn、Mg、Al元素要求（见5.1，2009年版的3.2）；
更改了外观质量要求，增加了分类（见5.2，2009年版的3.3）；

更改了化学成分试验方法，增加了YS/T 1011测定Co9999牌号的内容（见6.1，2009年版的4.1）；
更改了外观质量的试验方法（见6.2，2009年版的4.2）；
更改了取样与制样方法（见7.4，2009年版的5.3）。
本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——GB/T 6517-1988；

——YS/T 255-1994、YS/T 255-2000、YS/T 255-2009。

钴

1  范围

本文件规定了钴的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于湿法精炼

制取的金属钴。

2  规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 281  （所有部分）钴化学分析方法

YS/T 1011 高纯钴化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产品分类

产品按化学成分分为Co9999、Co9998、Co9996、Co9995、Co9990、Co9980、Co9965、Co9925、Co9830共9个牌号。
5 技术要求

5.1化学成分

各牌号产品的化学成分应符合表1的规定。

表 1  化学成分

	牌号
	Co9999
	Co9998
	Co9996
	 Co9995
	Co9990
	Co9980
	Co9965
	Co9925
	Co9830

	化学成分/%
	Coa不小于
	99.99
	99.98
	99.96
	99.95
	99.90 
	99.80 
	99.65 
	99.25 
	98.30 

	
	杂质含量不大于
	C
	0.002
	0.003

	0.004
	0.005
	0.007
	0.007
	0.009
	0.03
	0.1

	
	
	S
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.002
	0.002
	0.003
	0.004
	0.01

	
	
	Mn
	0.0001
	0.001
	0.003
	0.005
	0.008
	0.008
	0.01
	0.07
	0.1

	
	
	Fe
	0.0013
	0.003
	0.003
	0.006
	0.015
	0.02
	0.05
	0.2
	0.5

	
	
	Ni
	0.0005
	0.005
	0.01
	0.01
	0.03
	0.1
	0.2
	0.3
	0.5

	
	
	Cu
	0.0005
	0.0015
	0.005
	0.005
	0.008
	0.008
	0.02
	0.03
	0.08

	
	
	As
	0.0005
	0.0003
	0.0005
	0.0007
	0.001
	0.001
	0.002
	0.002
	0.005

	
	
	Pb
	0.0002
	0.0003
	0.0004
	0.0005
	0.0007
	0.0007
	0.001
	0.002
	—

	
	
	Zn
	0.0001
	0.0005
	0.001
	0.002
	0.003
	0.003
	0.004
	0.005
	—

	
	
	Si
	0.0001
	0.001
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	—
	—
	—

	
	
	Cd
	0.0002
	0.0002
	0.0003
	0.0005
	0.0008
	0.0008
	0.001
	0.001
	—

	
	
	Mg
	0.0001
	0.0005
	0.001
	0.002
	0.002
	0.002
	—
	—
	—

	
	
	P
	0.0001
	0.0005
	0.0005
	0.001
	0.002
	0.002
	0.003
	—
	—

	
	
	Al
	0.0001
	0.0005
	0.001
	0.002
	0.003
	0.003
	—
	—
	—

	
	
	Sn
	0.0001
	0.0003
	0.0003
	0.0005
	0.001
	0.001
	0.003
	—
	—

	
	
	Sb
	0.0001
	0.0002
	0.0003
	0.0006
	0.001
	0.001
	0.002
	—
	—

	
	
	Bi
	0.0001
	0.0002
	0.0002
	0.0003
	0.0004
	0.0004
	0.0005
	—
	—

	
	
	杂质总量
	0.01
	0.02
	0.04
	0.05
	0.10 
	0.20 
	0.35 
	0.75 
	1.70 

	    aCo9925 及以上牌号钴含量由100%减去表中所列杂质元素的含量计算所得，Co9830 牌号钴含量直接测定。

	注：需方如对产品化学成分有特殊要求时，可由供需双方协商确定并在订货单中注明。


5.2 外观质量

5.2.1 Co9995及以上牌号为钴板或钴板剪切而成的钴块，Co9990及以下牌号为片状钴或钴耳



。
5.2.2钴板、片状钴及钴耳外观质量要求见表2。
表 2 外观质量

	牌号
	Co9999
	Co9998
	Co9996
	Co9995
	Co9990
	Co9980
	Co9965
	Co9925
	Co9830

	表面质量
	钴板表面应无海绵状物并洁净、无污泥、油污、无夹层；

钴板板面平整，表面允许修整；
3）钴板若附带铜等其他非钴吊耳，则应清除吊耳。
	片状钴或钴耳表面应无海绵状物并洁净、无污泥、油污、夹层内无存液及夹杂物等。

	板面厚度
	钴板表面及边部厚度不小于2 mm
	-

	板面及块面结粒及气孔
	钴板表面及边部不应有树枝状结粒及直径大于2 mm的气孔，且不应有直径大于4 mm的结粒。板面上高于2 mm的密集结粒区总面积不应超过钴板单面面积5%。
	-


注：25mm×25 mm钴板区域内有5个气孔或结粒称为密集气孔区或密集结粒区。

5.3 其他要求

Co9995及以上牌号产品以钴板或钴板剪切后钴块供

货,需方如对产品有特殊要求，可由供需双方共同协商确定。
6 检验方法

6.1 化学成分

6.1.1 产品化学成分的测定按YS/T 281（所有部分）的规定进行。

6.1.2 需方有要求时，Co9999牌号产品化学成分的测定按YS/T 1011的规定进行测试。仲裁时按YS/T 281（所有部分）的规定进行。


6.2 外观质量

产品的外观质量由目视检查，必要时可使用相应精度的尺寸测量工具。
7 检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1 供方或第三方应对产品进行检验，产品应符合本文件或订货单要求的规定。

7.1.2需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与本文件中或订货单要求内容不相符时，可在收到产品起30日之内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方进行。

7.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一生产工艺、同一生产周期生产的同一牌号的产品组成。
7.3 检验项目

每批产品应检验化学成分及外观质量的检验。
7.4 取样与制
样

7.4.1化学成分逐批检验，外观质量逐板或逐桶（箱）检验。

7.4.2钴板的取样、制样要求如下：
采用逐片钻取；供仲裁取样的钴板为批块数的2%，但不应少于3块。

在距其边缘100mm~150mm的矩形中以"六横三纵"棋盘行列布置钻孔18点。取样点位如图1所示。

图1钴板制样钻点分布示意图

用直径5mm~20mm之间的硬质合金钻头，在清除表面污染后的钴板上按以上方法布点钻取试样，钻孔深度为钴板厚度的1/2~2/3，碎屑形态为小碎片。

钻取试样时不应使用润滑剂，钻速以试样不氧化为宜。

从每块钴板钻屑中提取质量相等的钴屑，将钻取所有样屑收集至样盘中后混匀，缩分至200g，均分成4份，分别供仲裁分析、备用、供需双方保存。

7.4.3钴块、片状钴的取、制样要求如下：
桶（箱）装钴块取样数为批桶（箱）数的10%，不少于1桶或1箱。

将抽检到的桶（箱）中钴块分别全数倒出，平铺在面积为1000mm×1000mm的干净台面上。

在距边部50mm的正方形中随机以棋盘行列均布9点进行取样。取样时不允许取到碎的钴屑。
 视取得的钴（片）块形状，可采取车、刨、钻等方式，从每块钴上提取质量相等的样屑，混匀缩分至200g，均分为2份，分别供分析及备用。
7.4.4钴耳的取、制样要求如下：
桶（箱）装钴块取样数为批桶（箱）数的10%，不少于1桶或1箱。

将抽检到的桶（箱）中钴耳分别全数倒出，平铺在面积为1000mm×1000mm的干净台面上。
 视取得的钴块形状，可采取车、刨、钻等方式，从每个钴耳上提取质量相等的样屑，混匀缩分至200g，均分为2份，分别供分析及备用。
7.5 检验结果的判定

7.5.1检验结果的数值按 GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2产品化学成分不符合本文件的规定及订货单要求时，判该批产品不合格。

7.5.3产品外观质量不符合本文件的规定及订货单要求时，判该板或该桶（箱）产品为不合格。

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1标志

产品外包装应印有商标以及“防潮”、“向上”的字样或标志，同时注明：

a) 供方名称和地址；

b) 产品名称和牌号；

c) 产品批号；

d) 净重；

e) 生产日期。
8.2包装

8.2.1板状产品应用钢带捆扎结实、牢固并包装成适合装卸重量的捆。

8.2.2 块状、片状及钴耳产品用铁桶或纸箱包装，铁桶用橡胶圈封口。
8.2.3 需方对包装有特殊要求时，供需双方可另行协商解决。

8.3运输及贮存
8.3.1产品应采用带篷的运输工具运输，产品运输过程中，应防止碰撞、坠落、雨淋、表面接触各种试剂，保证包装完整。

8.3.2产品应贮存于洁净、干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，不应与酸、碱、油类等化学品共同贮存。

8.4随行文件

每批产品附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a） 产品质量保证书：

•  产品的主要性能及技术参数；

•  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

•  对产品质量所负的责任；

•  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果；

b） 产品合格证：

•  检验项目及其结果或检验结论；

•  批号；

•  检验日期；

•  检验员签名或盖章；

c） 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

d） 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

e） 其他。
9 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a）产品名称；

b） 产品牌号；

c） 产品规格；

d） 重量（或件数）；
e） 本文件编号；

f）化学成分、物理规格、包装等特殊要求；

g） 其他。


YS





发 布





中华人民共和国工业和信息化部





ICS 77.150.70


CCS H62





202X-XX-XX实施





202X-XX-XX发布





钴


Cobalt 


（草案）














YS/T 255-202X


代替 YS/T 255-2009




















中华人民共和国行业标准








对第一版修改，拟修订稿Ni指标仍按照原9998标准


为什么不保留原来的电解法和电积法制备的表述？


电解法和电积法就是湿法精炼，主要为了区别火法冶炼


老牌号变动的含量建议颜色标记，这样后续可以方便核对


就叫钴耳是么？


是生产钴板的吊耳，称呼为钴耳


片状钴是直接电解或者电积能制取的么？因为我看之前片状锌粉、片状铜粉那些都是单独制定标准


片状钴是制备电钴的始级片种板的边角，比较薄，但是是电积和电解的工序中的一部分


那片状钴、钴耳就没有特殊要求的情况么？为什么只说钴板或者钴块？


特殊要求一般指客户要求裁剪的钴块大小不同





更改一下似乎更清晰，核实一下是否存在仲裁标准说明的必要


建议保留仲裁说明


其实片状钴或者钴耳也需要取制样吧，可以参考之前你们制定的“导电和屏蔽材料用镍粉”，比如那里面就是片状粉，化学成分的检验取样按照GB/T 5314的规定进行。





GB/T 5314 粉末冶金用粉末 取样方法





另外钴耳咋取制样？





6
I

