行业标准

《粗氢氧化镍》编制说明

（预审稿）

浙江华友钴业股份有限公司

2026年5月

《粗氢氧化镍》编制说明

（预审稿）

一、工作简况

1任务来源

根据工业和信息化发布的《工业和信息化部办公厅关于印发2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》(工信厅科函〔2025〕528号)要求，《粗氢氧化镍》行业标准修订由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，项目计划编号为2024-0617T-YS；由浙江华友钴业股份有限公司负责起草，项目周期为12个月，完成年限为2026年12月。

2 标准制定的必要性

根据美国地质调查局(USGS)统计数据显示，截止2025年全球镍矿已探明金属总储量为14000万吨。从全球资源格局来看，全球镍矿资源高度集中于印尼、澳大利亚、巴西、俄罗斯等国家，四国占据全球超65%的镍矿储量。相较全球资源大国，我国镍矿资源占比极低，资源储备薄弱，是典型的镍资源短缺型国家，这也直接导致国内镍冶炼产业原料高度依赖进口，尤其是印尼红土镍矿，是国内镍产业供应链的核心进口来源。截至2025年底，我国镍矿查明保有金属储量为440万吨，占全球总储量比重约3.14%。从资源禀赋来看，我国镍矿资源结构特征鲜明，以硫化镍矿为核心主体，红土镍矿资源稀缺、储量极少。资源地域分布高度集中，主要分布在甘肃、新疆、青海、云南等西北、西南地区。全球镍矿资源分布如图1。

.

图1  全球镍矿资源分布图（%）

随着新能源汽车市场的快速发展，动力电池领域快速拉动硫酸镍需求上涨，预计2035年我国新能源汽车产量将达到2×107辆，动力电池所需硫酸镍将增长至1.05×106t左右，约占硫酸镍总需求的90%。但我国镍矿普遍存在储量规模小、矿石品位偏低、开采成本高的特点，优质高品位镍矿资源匮乏，本土资源产能无法满足国内新能源、冶金、不锈钢等下游产业的高速发展需求，对外依存度长期处于高位。2014年前，国内企业主要从印度尼西亚、菲律宾等国家进口红土镍矿作为硫酸镍生产原料，但随着国外红土镍矿出口国出台镍矿出口限制政策，国内企业纷纷开始在海外布局红土镍矿湿法冶炼项目，通过在海外建厂将红土镍矿加工为镍湿法冶炼中间品（即粗氢氧化镍），以此作为国内精炼镍产品生产加工的原料，有效规避了资源出口国政策变动带来的供应链风险，同时降低了长途运输原矿的成本与损耗。该模式不仅提升了原料供应的稳定性，还推动了国内镍产业链向高附加值环节延伸，为保障新能源产业关键原材料安全提供了重要支撑。我国镍湿法冶炼中间品进口量如图2所示，数据来源海关总署网站。

图2  我国近几年粗氢氧化镍进口量

随着下游锂电池生产厂家对锂电原料材料技术要求越来越高，电池原生产厂家对镍盐产品要求不断提高，对硫酸镍产品用粗氢氧化镍的质量也提出了较高要求，现行行业标准中产品技术指标按主品位镍含量分为一等品、二等品、三等品，化学成分仅规定了氯离子，已不能满足市场需求。同时，YS/T 1460-2021《粗氢氧化镍钴》标准的发布与YS/T 1228-2018《粗氢氧化镍》单从标准技术指标上不太好判定产品的来源，是用电池废料还是镍矿生产，为了更好的作为产品进口判定依据、指导产品检测判定及贸易，需要对标准技术指标进行更清晰的划分。

## 3  项目编制组单位情况

## 3.1  编制组成员情况

有色金属技术经济研究院有限责任公司、浙江华友钴业股份有限公司、格林美股份有限公司、金川集团有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中伟新材料有限公司、金川集团镍盐有限公司、衢州华友钴新材料有限公司等。

## 3.2  单位简介

## 3.2.1  浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司（SH603799）成立于 2002年，总部位于浙江桐乡，是一家从事新能源锂电材料和钴新材料研发制造的高新技术企业。经过二十余年的发展，公司构建了全球资源、国际制造、全球市场的经营格局；打造了新能源产业、新材料产业、印尼镍产业、非洲资源产业以及循环产业五大事业板块；业务涵盖镍钴锂铜资源开发、有色金属绿色精炼、锂电材料研发制造、资源回收利用的新能源锂电材料全产业链。历经逾二十载战略布局，公司形成“浙江总部中枢 -境外资源保障基地 -多国制造集群 -全球市场网络” 的三位一体架构，实现研发、生产、销售全链条的全球化战略配置。在战略转型进程中，华友钴业以“上控资源、下拓市场、中提能力”的三位一体战略为引领，系统构建了新能源锂电材料的垂直整合体系。通过镍钴锂矿产资源开发、绿色低碳精炼技术、高端锂电材料研发制造、再生资源循环利用的新能源锂电材料全产业链，我们在此基础上构建起新能源产业、新材料产业、印尼镍产业、非洲资源产业以及循环产业五大战略业务集群。

公司自成立20年来，始终坚持技术进步、科技强企、创新驱动。拥有国家授权专利700余项，建立有国家企业技术中心，浙江省重点企业研究院等21个省级以上研发创新平台.并先后获得国家科技进步奖、国家制造业单项冠军、国家知识产权优势企业、国家高新技术产业标准化试点单位(公示通过)、浙江省创新型领军企业等荣誉。

## 3.2.2  XXXXX

## 3.3  主要起草人员所负责工作情况，见表2。

表2 标准主要起草人及任务分工表

| 单位 | 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 浙江华友钴业股份有限公司 | 陈洪良、雷延桂 | 负责标准立项、标准草案、标准编制说明书的撰写；负责标准数据调研，标准意见征询汇总、参加各阶段标准工作会议并对标准内容进行评审汇报。 |
| 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 吴师锦 | 负责标准立项、标准草案、标准编制说明书撰写指导，对技术内容进行审核。 |
| 格林美股份有限公司 | 王慧 | 负责标准调研数据，对标准草案、标准编制说明书技术内容进行审核，提出修改意见，参加各阶段标准工作会议。 |
| 金川集团镍盐有限公司 | 秦雪萍 | 负责标准调研数据，对标准草案、标准编制说明书技术内容进行审核，提出修改意见，参加各阶段标准工作会议。 |
| 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 闻松、赵超越 | 负责标准调研数据，对标准草案、标准编制说明书技术内容进行审核，提出修改意见，参加各阶段标准工作会议。 |
| 万华化学集团股份有限公司 | 王勤隆 | 负责标准调研数据，对标准草案、标准编制说明书技术内容进行审核，提出修改意见，参加各阶段标准工作会议。 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 罗荣根 | 负责标准调研数据，对标准草案、标准编制说明书技术内容进行审核，提出修改意见，参加各阶段标准工作会议。 |
| 中伟新材料有限公司 | 唐志文 | 负责标准调研数据，对标准草案、标准编制说明书技术内容进行审核，提出修改意见，参加各阶段标准工作会议。 |
| 金川集团有限公司 | 杨淑霞 | 负责标准调研数据，对标准草案、标准编制说明书技术内容进行审核，提出修改意见，参加各阶段标准工作会议。 |
| 江西铜业集团有限公司 | 樊赣湘 | 负责标准调研数据，对标准草案、标准编制说明书技术内容进行审核，提出修改意见，参加各阶段标准工作会议。 |
| 衢州华友钴新材料有限公司 | 陈婷、李进 | 负责标准调研数据，对标准草案、标准编制说明书技术内容进行审核，提出修改意见，参加各阶段标准工作会议。 |

## 4  编制组工作过程

## 4.1  预研阶段

编制组牵头起草单位根据自身生产经营及发展需要，在内部研究论证的基础上提出修订标准建议，并展开了以下预研阶段工作：①标准立项查新工作。查阅了大量相关资料，确定本项目具有创新性，与其相关的标准有较多的不同点；②行业市场调研工作。与同行业相关企业（包括但不限于本编制组成员单位）进行沟通交流，收集了相关企业的数据，确定本标准修订意见。③项目草案编制工作。结合相关企业的数据，并查阅相关资料，编制本项目草案。

## 4.2  立项阶段

2024年4月，浙江华友钴业股份有限公司向重金属分标委会提交了中国有色金属行业标准《粗氢氧化镍》标准修订项目建议书、标准草案和项目申报书等材料，我司代表在武汉标准论证会上进行了立项论证汇报，经全体委员会议论证结论为同意该行业标准立项，并报送至中国工业和信息化部。2025年12月，工业和信息化部办公厅下达《关于印发2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知(工信厅科函[2025]528号)》，《粗氢氧化镍》行业标准被列入标准计划项目，项目计划编号2024-0617T-YS。

## 4.3  起草阶段

2026年1月，浙江华友钴业股份有限公司接到《粗氢氧化镍》行业标准修订任务后，组织成立了《粗氢氧化镍》行业标准编制组，制定了工作计划及进度安排，以确保按时完成标准编制任务。编制组通过查阅国内外粗氢氧化镍的技术资料并通过对同行内相关生企业进行粗氢氧化镍数据调研。2026年3月初步确定了《粗氢氧化镍》的技术指标。形成了标准讨论稿。

2026年3月18 日，由有色金属标准化技术委员会在浙江绍兴牵头组织召开了第一次标准讨论会。来自有色金属技术经济研究院有限责任公司、浙江华友钴业股份有限公司、格林美股份有限公司、金川集团有限公司、吉林吉恩镍业股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中伟新材料有限公司、金川集团镍盐有限公司、衢州华友钴新材料有限公司等10余家单位的20余位代表参加了会议。与会专家对《粗氢氧化镍》讨论稿进行了认真的讨论。起草单位按照讨论会议上专家提出的意见和建议进行了讨论和修改，完善了标准征求意见稿I。具体意见如下：

2026年4月至5月期间，结合讨论会专家意见，对参编单位再次开展数据调研与征集工作，同时扩大调研范围，新增铜冶炼企业及其他冶炼过程中粗氢氧化镍产品的数据调研。起草单位根据最终调研结果对本标准进行修改完善，形成了更为科学、合理的技术指标体系，并进一步优化了试验方法和检验规则，确保标准内容既符合行业实际生产情况，又具备良好的可操作性和适用性，形成标准征求意见稿Ⅱ。

2026年5月XX日，有色金属标准化技术委员会在云南昆明牵头组织召开了标准预审会。来自XXXXX等XXX 余名代表参加了会议。与会专家对《粗氢氧化镍》预审稿进行了认真的讨论。起草单位按照讨论会议上专家提出的意见和建议进行了讨论和修改，完善了标准征求意见稿Ⅱ。

## 4.4  征求意见阶段

共发征求意见函XX份，回函XX份，回函有意见或建议的单位XX份。根据征求意见稿的回函情况，针对反馈意见，编写了《标准征求意见稿意见处理汇总表》。编制组进一步完善了草案，形成标准送审稿及编制说明。

- 4.5  审查阶段

- 4.5.1  技术专家审查

2026年XX月XX日，由XXXX。

- 4.5.2  委员审查

XXXXXXX

4.6  报批阶段

XXXXXX

# 二、标准的编制原则和主要内容

## 1  编制原则

1.1  本文件的修定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，按照GB/T 1.1-2020给出的规则编写。

1.2  本文件的内容应根据我国国情，以利于保护我国矿产资源综合利用和生态环境的保护。应充分考虑生产企业的产品质量和相关单位的意见，同时要确保用户的需求，为镍冶炼企业提供满意的使用原料。

1.3  新编制的文件应更加科学合理、切实可行、具有可操作性，同时促进镍冶炼企业综合利用水平的提，满足相关法律法规要求。

## 2  标准主要内容

- 本文件规定了粗氢氧化镍的技术要求、试验方法、检测规则、包装、标志、运输、贮存和随行文件以及订货单内容。

- 本文件适用于含镍矿料经酸浸、碱沉等湿法工艺处理后得到的粗氢氧化镍，也适用于其他湿法冶炼过程中富集的含镍液经处理后得到的粗氢氧化镍，供生产硫酸镍、氢氧化镍、氧化镍、电解镍等产品使用。

## 3  标准修订前后对比表

三、试验验证分析、综述报告、技术经济论证、预期达到的经济效益、社会效益和生态效益

## 1  企业生产情况

目前国内外红土镍矿冶炼工艺流程大致可分为湿法、火法和火—湿联合法3类。其中湿法冶炼包括高压酸浸简称HPAL、常压酸浸、生物浸出等；火法冶炼包含回转窑—矿热炉简称RKEF还原熔炼、还原焙烧—磁选、还原硫化熔炼等；火—湿联合法主要为还原焙烧—氨浸Caron法。按照矿石的化学成分，氧化镍矿可分为褐铁矿型和硅镁镍矿型两大类，褐铁矿型氧化镍矿位于红土型镍矿床的上部，镍品位小于1.6%，镁含量低，铁、钴含量高，宜采用湿法冶炼工艺处理，目前主流为HPAL，可以同时回收钴。硅镁镍矿也称残积矿，位于红土型镍矿床的下部，镍品位大于1.6%，铁、钴含量低，镁含量高而酸耗高，且难以通过PH值进行除杂，宜采用火法冶炼工艺，目前主流为RKEF，而处于中间过渡层的矿石两种冶炼工艺都可以使用，依据镍品位择优选择。氧化镍矿的火法冶炼主要用于生产镍铁，但有少量项目用来生产高冰镍。镍铁主要用来生产不锈钢，高冰镍可通过加压酸浸生产电池级硫酸镍或精炼为金属镍。湿法冶炼始于20世纪50年代，目前发展至第三代工艺，主要用于生产电解镍和硫酸镍。湿法冶炼产出的镍中间品主要包含混合硫化镍钴和氢氧化镍，前者经进一步精炼得到纯镍，后者是生产电池级硫酸镍的主要原料。

  - 粗氢氧化镍生产工艺及产品质量

1.1.1 红土镍矿主流规模化生产工艺为湿法冶炼工艺，该工艺适配低品位镍矿，镍、钴回收率较高，整体流程包含原料预处理、高压酸浸、中和除杂、固液分离、沉淀富集五大核心工序。首先进行原料预处理，矿石经多级破碎、湿式精细研磨充分解离矿物，再送入制浆槽调配成浓度均匀、杂质洁净的合格矿浆，保障后续浸出效果。随后矿浆泵入高压釜，在240～270℃、4.0～5.5MPa的高温高压条件下，以浓硫酸为浸出剂，选择性溶解镍、钴有价金属并转化为硫酸盐液相，铁、硅等杂质以固相渣留存，实现初步分离。

浸出后的粗矿浆送入中和槽，添加石灰乳、石灰石等中和剂调节pH值，中和残余游离酸，使铁、铝杂质水解沉淀，完成除杂。净化浆料再经过过滤完成固液分离，制得含镍钴溶液。向镍钴溶液中加入沉淀剂氢氧化钠，精准调控反应参数，使镍、钴离子生成富集沉淀物，经沉降、过滤、洗涤脱水后，得到高品位镍湿法冶炼中间产品(粗氢氧化镍)。

红土镍矿生产粗氢氧化镍工艺流程如图1，产品品质数据见表3。

图3  红土镍矿生产粗氢氧化镍工艺流程

1.1.2 铜冶炼生产加工企业沉铜车间生产废水进行沉铜时，经扩散渗析脱酸后的残液，通过加入液体氢氧化钠，控制溶液pH值，完成一次中和后，一次中和压滤液再次加入氢氧化钠，使溶液中的镍进行沉淀，实现二次中和，得到粗氢氧化镍渣。

铜冶炼生产粗氢氧化镍工艺流程如图2，产品品质数据见表4。

图4  铜冶炼企业生产粗氢氧化镍工艺流程

1.1.3 以外购粗氢氧化镍为原料，通过中性浸出产出中性浸出液送除杂结晶工序制备硫酸镍产品，浸出渣则送入高酸浸出工序，加入浓硫酸进行强化浸出；高酸浸出液部分返回中性浸出工序循环利用，部分与中浸渣浆一同进入定期开路的除杂工序，经净化处理后得到粗氢氧化镍。

XX生产粗氢氧化镍工艺流程如图3，产品品质数据见表5。

- 图5  其他湿法冶炼企业生产粗氢氧化镍工艺流程

- 表3   红土镍矿生产粗氢氧化镍产品检测结果

单位：%

| 项目 企业 | 镍 | 铜 | 铝 | 锂 | 铅 | 镉 | 砷 | 铬 | 氯 | 氟 | 水分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A(华友) | 39.36 | 0.065 | 0.014 | 0.0002 | 0.0043 | 0.0005 | <0.0001 | 0.0019 | 0.019 | 0.0041 | 52.56 |
|  | 39.80 | 0.17 | 0.22 | 0.0002 | 0.0034 | 0.0003 | <0.0001 | 0.0058 | 0.010 | 0.00042 | 64.76 |
|  | 38.80 | 0.25 | 0.25 | 0.0001 | 0.0036 | 0.0004 | <0.0001 | 0.0068 | 0.017 | 0.00034 | 51.07 |
|  | 40.42 | 0.25 | 0.059 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0002 | <0.0001 | 0.0029 | 0.010 | 0.00042 | 52.84 |
|  | 39.63 | 0.23 | 0.052 | 0.0001 | 0.0047 | 0.0002 | <0.0001 | 0.0029 | 0.023 | 0.00039 | 48.21 |
|  | 41.23 | 0.30 | 0.058 | 0.0001 | 0.0036 | 0.0003 | <0.0001 | 0.0032 | 0.0092 | 0.002 | 51.91 |
|  | 41.18 | 0.30 | 0.060 |  | 0.0044 | 0.0002 | <0.0001 | 0.0033 | 0.011 | 0.0005 | 53.31 |
|  | 38.47 | 0.12 | 0.18 |  | 0.0042 | 0.0003 | <0.0001 | 0.0039 | 0.018 | 0.00032 | 62.56 |
|  | 38.83 | 0.13 | 0.17 |  | 0.0045 | 0.0003 | <0.0001 | 0.0035 | 0.019 | 0.00028 | 47.43 |
|  | 39.74 | 0.023 | 0.030 |  | 0.0047 | 0.0004 | <0.0001 | 0.0019 | 0.020 | 0.0041 | 51.76 |
|  | 40.78 | 0.30 | 0.12 |  | 0.0043 | 0.0003 | <0.0001 | 0.0053 | 0.010 | 0.00023 | 54.06 |
|  | 40.58 | 0.33 | 0.10 |  | 0.0044 | 0.0003 | <0.0001 | 0.0043 | 0.020 | 0.00035 | 56.60 |
|  | 39.18 | 0.064 | 0.016 |  | 0.0044 | 0.0005 | <0.0001 | 0.0013 | 0.017 | 0.0036 | 40.44 |
|  | 38.95 | 0.065 | 0.017 |  | 0.0044 | 0.0005 | <0.0001 | 0.0015 | 0.019 | 0.0046 | 61.39 |
|  | 39.48 | 0.065 | 0.017 |  | 0.0044 | 0.0005 | <0.0001 | 0.0012 | 0.021 | 0.0042 | 54.33 |
|  | 41.40 | 0.26 | 0.18 |  | 0.010 | 0.0004 | 0.022 | 0.0064 | 0.014 | 0.0049 | 55.59 |
|  | 42.02 | 0.31 | 0.18 |  | 0.012 | 0.0004 | 0.047 | 0.036 | 0.012 | 0.0064 | 57.92 |
|  | 38.52 | 0.31 | 0.18 |  | 0.011 | 0.004 | 0.16 | 0.044 | 0.0063 | 0.011 | 58.33 |
|  | 38.50 | 0.29 | 0.18 |  | 0.015 | 0.0004 | 0.17 | 0.047 | 0.0061 | 0.0051 | 79.90 |
|  | 38.84 | 0.28 | 1.60 |  | 0.017 | 0.0004 | 0.10 | 0.061 | 0.0041 | 0.0049 | 75.17 |
|  | 33.70 | 0.046 | 1.17 |  | 0.013 | 0.0004 | 0.11 | 0.12 | 0.0056 | 0.0033 | 76.39 |
|  | 35.04 | 0.064 | 1.19 |  | 0.014 | 0.0004 | 0.097 | 0.042 | 0.0052 | 0.0024 | 77.25 |
| 最大值 | 42.02 | 0.33 | 1.6 |  | 0.017 | 0.004 | 0.17 | 0.12 | 0.023 | 0.011 | 79.9 |
| 最小值 | 33.70 | 0.023 | 0.014 |  | 0.0034 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0041 | 0.00023 | 40.44 |
| 平均值 | 39.29 | 0.19 | 0.27 |  | 0.0071 | 0.0005 | 0.032 | 0.018 | 0.013 | 0.0029 | 58.35 |

| 项目 企业 | 镍 | 铜 | 铝 | 锂 | 铅 | 镉 | 砷 | 铬 | 氟 | 水分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B(格林美) | 39.35 | 0.20 | 0.13 |  | 0.0009 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0061 |  | 44.86 |
|  | 39.88 | 0.19 | 0.12 |  | 0.0010 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0061 |  | 46.51 |
|  | 39.63 | 0.19 | 0.13 |  | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0058 |  | 45.38 |
|  | 40.54 | 0.24 | 0.17 |  | 0.0012 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0045 |  | 45.78 |
|  | 40.09 | 0.20 | 0.15 |  | 0.0011 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0079 |  | 44.52 |
|  | 40.77 | 0.220 | 0.11 |  | 0.0013 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0065 |  | 48.98 |
|  | 41.52 | 0.25 | 0.18 |  | 0.0014 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0034 |  | 50.37 |
|  | 41.00 | 0.17 | 0.13 |  | 0.0010 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0065 |  | 49.88 |
|  | 41.81 | 0.21 | 0.066 |  | 0.0013 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0069 |  | 50.11 |
|  | 42.08 | 0.24 | 0.15 |  | 0.0011 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0096 |  | 49.56 |
|  | 42.45 | 0.27 | 0.077 |  | 0.0011 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0046 |  | 49.05 |
|  | 42.80 | 0.26 | 0.053 |  | 0.0011 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0024 |  | 46.20 |
|  | 43.14 | 0.31 | 0.11 |  | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0042 |  | 48.68 |
|  | 43.45 | 0.27 | 0.076 |  | 0.0015 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0041 |  | 52.33 |
|  | 43.01 | 0.25 | 0.048 |  | 0.0009 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0036 |  | 50.21 |
| 最大值 | 43.8 | 0.35 | 0.27 |  | 0.0018 | 0.0003 | 0.0001 | 0.12 |  | 52.97 |
| 最小值 | 39.0 | 0.15 | 0.045 |  | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.002 |  | 43.27 |
| 平均值 | 41.0 | 0.24 | 0.15 |  | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 |  | 49.5 |

| 项目 企业 | 镍 | 铜 | 铝 | 锂 | 铅 | 镉 | 砷 | 铬 | 氟 | 氯 | 水分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(中伟) | 42.06 | 0.24 | 0.07 |  | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0526 | 0.0067 | 0.0058 | 47.05 |
|  | 41.33 | 0.29 | 0.14 |  | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0050 | 0.0067 | 0.0054 | 55.27 |
|  | 41.34 | 0.24 | 0.23 |  | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0062 | 0.0088 | 0.0051 | 54.27 |
|  | 39.59 | 0.28 | 0.16 |  | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0037 | 0.0078 | 0.0054 | 50.43 |
|  | 41.24 | 0.27 | 0.09 |  | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0404 | 0.0067 | 0.0058 | 48.55 |
|  | 41.24 | 0.24 | 0.07 |  | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0720 | 0.0074 | 0.0054 | 46.73 |
|  | 41.36 | 0.29 | 0.13 |  | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0044 | 0.0068 | 0.0056 | 55.22 |
|  | 41.28 | 0.24 | 0.23 |  | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0062 | 0.0086 | 0.0052 | 54.31 |
|  | 39.76 | 0.30 | 0.18 |  | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0041 | 0.0085 | 0.0066 | 40.52 |
|  | 41.36 | 0.28 | 0.09 |  | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0363 | 0.0079 | 0.0054 | 48.99 |
|  | 41.92 | 0.24 | 0.07 |  | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0601 | 0.0062 | 0.0052 | 46.59 |
|  | 40.72 | 0.28 | 0.13 |  | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0073 | 0.0071 | 0.0039 | 52.73 |
|  | 41.34 | 0.25 | 0.25 |  | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0064 | 0.0094 | 0.0056 | 53.93 |
|  | 39.72 | 0.30 | 0.18 |  | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0041 | 0.0064 | 0.0159 | 50.12 |
|  | 41.30 | 0.27 | 0.08 |  | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0427 | 0.0067 | 0.0056 | 48.490 |
| 最大值 | 43.73 | 0.55 | 1.50 |  | 0.0125 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0752 | 0.0646 | 0.0274 | 63.10 |
| 最小值 | 22.86 | 0.01 | 0.02 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0032 | 0.0009 | 6.689 |
| 平均值 | 40.27 | 0.18 | 0.17 |  | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0089 | 0.0087 | 0.0063 | 47.09 |

| 项目 企业 | 镍 | 铜 | 铝 | 锂 | 铅 | 镉 | 砷 | 铬 | 氟 | 氯 | 水分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D(金川镍盐) | 37.02 | 0.36 | 0.26 | 0.0006 | 0.041 | 0.0004 | 0.0042 | 0.0071 | 0.0019 | 0.005 | 53.07 |
|  | 35.49 | 0.24 | 0.21 | 0.0005 | 0.036 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0058 | 0.0021 | 0.004 | 49.02 |
|  | 36.84 | 0.31 | 0.22 | 0.0006 | 0.0073 | 0.0004 | 0.0006 | 0.007 | 0.0041 | 0.004 | 55.3 |
|  | 33.99 | 0.25 | 0.22 | 0.0004 | 0.004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0069 | 0.0043 | 0.004 | 52.36 |
|  | 34.01 | 0.27 | 0.22 | 0.0008 | 0.004 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0059 | 0.0019 | 0.005 | 50.03 |
|  | 35.92 | 0.26 | 0.22 | 0.0007 | 0.0033 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0063 | 0.0021 | 0.005 | 52.69 |
|  | 35.98 | 0.28 | 0.22 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0062 | 0.0021 | 0.005 | 50.48 |
|  | 34.99 | 0.27 | 0.22 | 0.001 | 0.001 | 0.0004 | 0.0032 | 0.0061 | 0.002 | 0.004 | 52.76 |
|  | 36.01 | 0.32 | 0.22 | 0.0009 | 0.001 | 0.0004 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0019 | 0.005 | 54.35 |
|  | 35.69 | 0.27 | 0.22 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0061 | 0.0036 | 0.004 | 50.69 |
|  | 35.76 | 0.29 | 0.22 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0059 | 0.004 | 0.005 | 52.32 |
|  | 36.42 | 0.31 | 0.16 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0064 | 0.0027 | 0.005 | 52.82 |
|  | 34.21 | 0.3 | 0.23 | 0.001 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0058 | 0.003 | 0.005 | 52.52 |
|  | 35.87 | 0.3 | 0.17 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0023 | 0.007 | 0.0019 | 0.004 | 52.36 |
|  | 37.51 | 0.21 | 0.21 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0058 | 0.0022 | 0.005 | 49.54 |
| 最大值 | 37.51 | 0.36 | 0.23 | 0.001 | 0.041 | 0.0004 | 0.0061 | 0.0071 | 0.0043 | 0.005 | 55.3 |
| 最小值 | 33.99 | 0.21 | 0.098 | 0.0004 | 0.004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0058 | 0.0019 | 0.004 | 49.02 |
| 平均值 | 35.72 | 0.29 | 0.14 | 0.00066 | 0.0068 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0063 | 0.0027 | 0.0045 | 52.04 |

| 项目 企业 | 镍 | 铜 | 氧化铝 | 锂 | 铅 | 镉 | 砷 | 铬 | 氟 | 氯 | 水分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E(吉恩镍业) | 36.1 | 0.2 | 0.725 |  | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.004 | 0.012 | 0.023 | 0.12 | 55.00 |
|  | 40.45 | 0.256 | 0.799 |  | ＜0.004 | ＜0.0003 | ＜0.004 | 0.011 | 0.020 | 0.70 | 55.00 |
|  | 41.54 | 2.13 | 0.14 |  | 0.020 | 0.0063 | 0.0032 | 0.014 | 0.015 | 0.32 | 27.94 |
|  | 34.06 | 0.12 | 0.22 |  | 0.010 | 0.0032 | <0.0001 | 0.053 | / | / | 58.67 |
|  | 42.99 | 2.20 | 0.064 |  | 0.016 | 0.0053 | 0.016 | 0.013 | / | / | 61.32 |
|  | 36.31 | 0.13 | 0.19 |  | 0.010 | 0.0037 | <0.0001 | 0.018 | / | / | 60.06 |
|  | 41.40 | 2.05 | 0.087 |  | 0.017 | 0.0073 | <0.0001 | 0.016 | / | / | 61.81 |
|  | 35.59 | 0.097 | 0.14 |  | 0.014 | 0.0043 | / | 0.012 | / | / | 59.06 |
| 最大值 | 42.99 | 2.2 | 0.81 |  | 0.059 | 0.0073 | 0.016 | 0.058 | 0.051 | 1.6 | 71.81 |
| 最小值 | 26.35 | 0.031 | 0.064 |  | 0.004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0038 | 0.0007 | 27.94 |
| 平均值 | 38.49 | 0.32 | 0.157 |  | 0.015 | 0.005 | 0.006 | 0.0086 | 0.029 | 0.079 | 55.85 |

| 项目 企业 | 镍 | 铜 | 铝 | 锂 | 铅 | 镉 | 砷 | 铬 | 氟 | 氯 | 水分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F(金川集团) | 37.02 | 0.36 | 0.26 | 0.0006 | 0.041 | 0.0004 | 0.0042 | 0.0071 | 0.0019 | 0.005 | 53.07 |
|  | 35.49 | 0.24 | 0.21 | 0.0005 | 0.036 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0058 | 0.0021 | 0.004 | 49.02 |
|  | 36.84 | 0.31 | 0.22 | 0.0006 | 0.0073 | 0.0004 | 0.0006 | 0.007 | 0.0041 | 0.004 | 55.3 |
|  | 33.99 | 0.25 | 0.22 | 0.0004 | 0.004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0069 | 0.0043 | 0.004 | 52.36 |
|  | 34.01 | 0.27 | 0.22 | 0.0008 | 0.004 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0059 | 0.0019 | 0.005 | 50.03 |
|  | 35.92 | 0.26 | 0.22 | 0.0007 | 0.0033 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0063 | 0.0021 | 0.005 | 52.69 |
|  | 35.98 | 0.28 | 0.22 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0062 | 0.0021 | 0.005 | 50.48 |
|  | 34.99 | 0.27 | 0.22 | 0.001 | 0.001 | 0.0004 | 0.0032 | 0.0061 | 0.002 | 0.004 | 52.76 |
|  | 36.01 | 0.32 | 0.22 | 0.0009 | 0.001 | 0.0004 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0019 | 0.005 | 54.35 |
|  | 35.69 | 0.27 | 0.22 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0061 | 0.0036 | 0.004 | 50.69 |
|  | 35.76 | 0.29 | 0.22 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0059 | 0.004 | 0.005 | 52.32 |
|  | 36.42 | 0.31 | 0.16 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0064 | 0.0027 | 0.005 | 52.82 |
|  | 34.21 | 0.3 | 0.23 | 0.001 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0058 | 0.003 | 0.005 | 52.52 |
|  | 35.87 | 0.3 | 0.17 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0023 | 0.007 | 0.0019 | 0.004 | 52.36 |
|  | 37.51 | 0.21 | 0.21 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0058 | 0.0022 | 0.005 | 49.54 |
| 最大值 | 37.51 | 0.36 | 0.23 | 0.001 | 0.041 | 0.0004 | 0.0061 | 0.0071 | 0.0043 | 0.005 | 55.3 |
| 最小值 | 33.99 | 0.21 | 0.098 | 0.0004 | 0.004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0058 | 0.0019 | 0.004 | 49.02 |
| 平均值 | 35.72 | 0.29 | 0.14 | 0.00066 | 0.0068 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0063 | 0.0027 | 0.0045 | 52.04 |

| 项目 企业 | 镍 | 铜 | 铝 | 锂 | 铅 | 镉 | 砷 | 铬 | 氟 | 氯 | 水分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G(邦普) | 41.24 | 0.3121 | 0.0636 |  |  | 0.0002 |  | 0.0046 |  | 0.011 | 50.65 |
|  | 40.61 | 0.3278 | 0.0735 |  |  | 0.0002 |  | 0.0077 |  | 0.0075 | 50.35 |
|  | 41.56 | 0.3166 | 0.0536 |  |  | 0.0002 |  | 0.0086 |  | 0.0398 | 49.62 |
|  | 41.69 | 0.263 | 0.0441 |  |  | 0.0002 |  | 0.0022 |  | 0.0003 | 48.7 |
|  | 41.28 | 0.3071 | 0.043 |  |  | 0.0001 |  | 0.0042 |  | 0.0001 | 48.82 |
|  | 40.09 | 0.3336 | 0.0787 |  |  | 0.0001 |  | 0.003 |  | 0.0022 | 50.2 |
|  | 41.15 | 0.3182 | 0.1033 |  |  | 0.0001 |  | 0.0058 |  | 0.0137 | 51.3 |
|  | 39.81 | 0.0717 | 0.0174 |  |  | 0.0004 |  | 0.0005 |  | 0.006 | 62.67 |
|  | 39.53 | 0.0689 | 0.018 |  |  | 0.0004 |  | 0.0005 |  | 0.0022 | 62.43 |
|  | 39.63 | 0.0772 | 0.0254 |  |  | 0.0005 |  | 0.0006 |  | 0.0022 | 62.6 |
| 最大值 | 41.69 | 0.33 | 0.10 |  |  | 0.0005 |  | 0.0086 |  | 0.040 | 62.67 |
| 最小值 | 39.53 | 0.069 | 0.017 |  |  | 0.0001 |  | 0.0005 |  | 0.0001 | 48.70 |
| 平均值 | 40.66 | 0.24 | 0.052 |  |  | 0.0002 |  | 0.0038 |  | 0.0085 | 53.73 |

- 表4   铜冶炼生产粗氢氧化镍产品检测结果

单位：%

| 项目 企业 | 镍 | 铜 | 铝 | 锂 | 铅 | 镉 | 砷 | 铬 | 氟 | 氯 | 水分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A(江铜) | 29.43 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.62 |
|  | 29.37 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.62 |
|  | 31.52 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.01 |
|  | 34.18 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.2 |
|  | 32.12 | 2.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.9 |
|  | 32.28 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.38 |
|  | 33.59 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.3 |
|  | 34.86 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.52 |
|  | 32.79 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.32 |
|  | 34.24 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.04 |
|  | 34.81 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.34 |
|  | 33.19 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.25 |
|  | 43.44 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.12 |
|  | 42.35 | 1.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.2 |
|  | 42.95 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.8 |
| 最大值 | 43.44 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.2 |
| 最小值 | 29.37 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.01 |
| 平均值 | 34.74 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.11 |

- 表5   其他冶炼企业生产粗氢氧化镍产品检测结果

单位：%

| 项目 企业 | 镍 | 铜 | 铝 | 锂 | 铅 | 镉 | 砷 | 铬 | 氟 | 氯 | 水分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A(万华化学) | 21.75 | 1.94 | 1.07 | 0.0052 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.033 | 0.1738 | <0.01 | 42.18 |
|  | 19.59 | 3.12 | 2.32 | 0.0039 | 0.0029 | 0.0001 | <0.0001 | 0.035 | 0.035 | <0.01 | 43.16 |
|  | 21.0 | 2.88 | 1.81 | 0.0047 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.014 | 0.0156 | <0.01 | 38.14 |
|  | 19.91 | 2.80 | 1.09 | 0.0028 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0006 | 0.024 | 0.0157 | <0.01 | 36.27 |
|  | 10.78 | 2.3126 | 1.698 | 0.0064 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0307 | 0.0268 | <0.01 | 33.29 |
|  | 22.56 | 1.9707 | 2.4265 | 0.0040 | <0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0471 | / | <0.01 | 44.91 |
|  | 29.01 | 1.8405 | 1.7952 | 0.0047 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0177 | / | / | 50.92 |
|  | 28.90 | 1.8286 | 1.8227 | 0.0059 | <0.0001 | 0.0002 | <0.0001 | 0.0345 | / | / | 40.4 |
|  | 12.59 | 1.772 | 1.7787 | 0.0061 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0145 | / | / | / |
|  | 13.79 | 2.4028 | 1.7357 | 0.0035 | <0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | / | / | / | / |
|  | 20.14 | 1.9474 | 2.1169 | / |  | 0.0002 | 0.0163 | / | / | / | / |
|  | 17.41 | 1.6772 | 1.8323 | / | / | 0.0001 | 0.0152 | / | / | / | / |
|  | 20.85 | 3.0551 | 1.9535 | / | / | 0.0002 | 0.0145 | / | / | / | / |
|  | 24.11 | 2.2793 | 2.1037 | / | / |  | 0.0188 | / | / | / | / |
|  | 17.72 |  | / | / | / | / | 0.0277 | / | / | / | / |
| 最大值 | 29.01 | 3.12 | 2.32 | 0.0064 | 0.00229 | 0.0001 | 0.0277 | 0.047 | 0.17 | <0.01 | 50.92 |
| 最小值 | 10.78 | 1.94 | 1.07 | 0.0028 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.014 | 0.016 | <0.01 | 33.29 |
| 平均值 | 20.01 | 2.69 | 1.58 | 0.0047 | 0.00046 | 0.0001 | 0.0063 | 0.028 | 0.053 | <0.01 | 41.16 |

2  主要修订技术指标制定依据

2.1 镍元素及含量的确定

粗氢氧化镍产品中镍含量技术指标的设定，主要基于企业外购粗氢氧化镍与自产粗氢氧化镍两条湿法冶炼工艺路线的原料特性及下游生产需求。

根据表3~表5中调研数据可知，粗氢氧化镍产品镍含量区间为 10.78%~43.45%，均值为 36.22%，其中镍含量大于 30% 的产品占比约 88%，20%~30% 的占比约 6.9%，小于 20% 的占比约 6%。镍含量低于 20% 的产品，主要为湿法冶炼系统开路排杂产生的副产物：企业以外购一级品粗氢氧化镍为原料，经中性浸出、高酸浸出及后续除杂工序时，铁、铝、铜等杂质会在溶液体系中逐步富集，需通过调节 pH 值开路沉淀杂质；由于铁、铝、铜氢氧化物的沉淀 pH 区间与镍氢氧化物相近，开路排杂过程中镍会随杂质共同沉淀，形成这类副产粗氢氧化镍，因此该类产品镍含量偏低，杂质含量偏高。根据生产企业提供的质检数据，这类副产物料中镍含量低于 20% 的产品占比约 75%，产量占比相对较大。该类产品的销售价格与镍含量挂钩，低镍产品折价系数更高，下游客户可通过更低的采购成本获得原料，同时依托自身的浸出与除杂工艺，实现镍的高效回收与杂质的深度分离，获得合理的利润空间。综合考虑当前不同来源粗氢氧化镍的实际生产水平、市场流通情况以及下游客户的使用需求，建议标准中一、二级品镍含量指标保持不变，将三级品镍含量指标由不小于 20% 调整为不小于 15%，为低镍副产物的资源化利用提供合规依据。

2.2 新增锂元素及含量的确定

粗氢氧化镍标准修订新增锂指标要求，主要基于湿法冶炼上游原料特性与下游工艺需求，同时与 YS/T 1460-2021《粗氢氧化镍钴》标准形成差异化管控。这有助于生产企业依据原料来源（原矿或废旧电池料）和产品特性，对中间品进行科学分类和价值评估，明确的成分指标能够指导市场采购决策和生产投料。

根据表3~表5中粗氢氧化镍生产使用单位提供品质数据可得，目前调研到的数据约80%的锂含量集中在 0.0001% ~ 0.001%之间。这部分产品主要来自以红土镍矿为原料生产，矿石本身锂丰度极低，且在冶炼过程中未引入含锂添加剂，所以该类产品锂含量分布较为集中，波动范围小，锂含量可稳定控制在远低于行业常规水平的范围。剩余20%在0.0028%~0.0064%之间，这部分产品主要来自以粗氢氧化镍产品为原料生产精炼镍产品冶炼过程中产生的含镍渣。综上结合生产数据调研情况以及下游生产工艺要求，设定粗氢氧化镍产品中锂含量不大于0.010%。主要是考虑后端粗氢氧化镍萃取除杂过程中锂离子不会被进一步处理，会随着工艺循环富集，从而对硫酸镍蒸发结晶工艺造成负荷。因此本指标设定以实测数据为基础，既满足上游原料低锂本底的工艺特性，又充分匹配下游湿法冶炼对杂质控制的要求。

2.2  新增有害元素及含量的确定

在矿石采选、冶炼加工过程中，铅、镉、砷、铬等有害元素会进一步富集，这些有害元素含量过高不仅会影响后续工艺和设备使用，加剧生态环境恶化，更直接危害人体健康。从环境风险防控来看，严格控制粗氢氧化镍产品中有害元素含量，是从源头降低生产、使用等环节污染物排放的关键举措，可有效控制 后端冶炼生产企业重金属废水、废渣的产生及排放，降低企业的治理成本。因此，结合行业污染物排放标准及下游市场对低杂质原料的需求，对粗氢氧化镍产品中铅、镉、砷、铬等有害元素设定控制指标非常有必要，既保障了上下游生产过程的合规与下游产品质量，也满足我国重金属污染防治与生态环境保护的政策要求。

根据表3~表5中粗氢氧化镍生产使用单位提供品质数据可得，产品中铅含量范围为0.0001%~0.041%，平均含量0.0052%；镉含量范围为0.0001%~0.0073%，平均含量为0.00058%；砷含量范围为0.0001%~0.17%，平均含量为0.011%；铬含量范围为0.0005%~0.12%，平均含量为0.013%。参照修订中的强制性标准《重有色金属精矿产品中有害元素限量规范》针对镍精矿的有害元素控制要求，本文件规定镉、铅、砷限量值分别为不大于0.01%、0.05%、0.5%。综合生产企业实测铬元素质量数据，最终确定铬元素限量值不大于 0.1%

2.3 新增氟离子及含量的确定

- 氟离子具有较强的腐蚀性与化学活性，其含量高低对后端生产工艺、设备运行及操作人员安全均存在显著影响，氟含量过高时，不仅易在湿法冶炼过程中与钙、镁、硅等离子形成难溶氟化物沉淀，造成反应器、管道及过滤设备堵塞，降低工艺效率，还会加剧对不锈钢、硅酸盐等材质设备的腐蚀，缩短设备使用寿命。此外，含氟废气、废水排放到环境中，会形成酸雨或氟化物污染，造成生态环境的危害。

- 根据表 3~ 表5中粗氢氧化镍生产使用单位提供的产品质量数据，粗氢氧化镍产品中氟离子含量分布区间为 0.0001%~0.7%，结合企业实测数据与后端工艺控制需求，本文件新增氟离子限量指标，暂定为一级品不大于 0.05%，二级品不大于 0.1%，三级品不大于 0.5%。

2.4 水分含量的确定

- 粗氢氧化镍产品中水分的高低对后端产品品质无显著影响，主要影响企业的包装与运输成本；若水分过高，产品在运输过程中易结块、变质。因此，控制水分含量有助于降低物流损耗并保障产品在储存期间的物理稳定性。

- 根据表3~ 表5中粗氢氧化镍生产使用单位提供的产品质量数据并结合实际操作中供需双方现行订货单签订情况，本次标准修订建议将粗氢氧化镍一级品、二级品水分含量调整为不大于60%，该限值可兼顾经济性与实用性。

综上所述，粗氢氧化镍化学成分如表6所示。

表 6 粗氢氧化镍化学成分

| 品级 |  |  | 一级品 | 二级品 | 三级品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分，% | 主含量，不小于 | 镍 | 35.0 | 30.0 | 15.0 |
|  | 杂质元素，不大于 | 锂 | 0.01 |  |  |
|  |  | 铅 | 0.05 |  |  |
|  |  | 镉 | 0.01 |  |  |
|  |  | 砷 | 0.50 |  |  |
|  |  | 铬 | 0.10 |  |  |
|  |  | 氯 | 0.1 | 0.2 | — |
|  |  | 氟 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 水分，不大于/% |  |  | 60 |  | / |
| 注：“—”为无指标要求。 |  |  |  |  |  |

## 3  分析方法的确定

## 3.1  锂、铅、砷、镉含量的测定

YST 1658.4《粗氢氧化镍钴化学分析方法 第 4 部分：铜、铝、锂、锌、镉、铅、砷含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准中锂含量测定范围下限为0.01%~3.00%，本文件中锂含量指标设定为不大于0.01%，YST 1658.4方法测试范围不满足本文件，所以结合生产企业情况以及锂含量指标设置，在粗氢氧化镍标准中规定附录A《粗氢氧化镍中锂、铬含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》对锂元素进行测定。

YST 1229.3 《粗氢氧化镍化学分析方法 第3部分：铜、钴、锰、钙、镁、锌、铁、铝、铅、砷和镉量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》中规定了铅、砷、镉测定，文件中铅含量测定范围0.02%~0.10%，砷含量测定范围0.02%~0.50%，镉含量测定范围0.001%~0.01%，结合本文件中铅、砷、镉含量指标设定，YST 1229.3 《粗氢氧化镍化学分析方法 第3部分：铜钴锰钙镁锌铁铝铅砷和镉量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》测定范围符合要求，故本文件中铅、砷、镉含量的测定按YS/T 1229.3的规定进行。

- 3.2 铬含量的测定

YS/T 1460《粗氢氧化镍钴》产品标准中附录A规定了铬含量的测定，但附录中铬含量采用标准加入法进行测定，而实际作业过程中企业采用电感耦合等离子体发射光谱法对铬元素进行测定。结合生产企业情况以及铬含量指标设置，在粗氢氧化镍标准中规定附录A《粗氢氧化镍中铬含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》对铬元素进行测定。

- 3.3  氟离子含量的测定

YS/T 1658.3 《粗氢氧化镍钴化学分析方法 第3部分：氟离子含量的测定  离子选择性电极法》中规定了氟离子含量在0.050%~1.00%范围的检测方法。结合本文件中氯离子含量的指标的设置，分析方法按照YS/T1658.3的规定进行。

- 3.4  水分含量的测定

根据水分测试方法调研结果，目前公检机构与企业对粗氢氧化镍产品中水分的测定采标已发布YS/T 1658.5《粗氢氧化镍钴分学分析方法 第5部分：水分含量的测定 重量法》，所以本次标准修订将产品水分测定方法调整为按YS/T 1658.5的规定进行。YS/T 1658.5规定水分测定范围为5.0%~70.0%涵盖了本文件修订后水分指标范围。

## 4 检验规则

- 4.1 本次标准修订根据目前产品实际运运输及组批方法，对7.2章节产品组批进行了修改，改为“产品应成批提交检验，每批应由同一品级的产品组成，组批方式按照供方来料批次进行或由供需双方现场协商确定。”删除了“每批重量不大于500t”。

- 4.2  对检验项目表中技术要求、试验方法章、条号进行修改。

| - 序号 | - 检验项目 | - 技术要求的章条号 | - 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主含量 | - 5.1 | - 6.1 |
| - 2 | - 杂质元素 | - 5.1 | - 6.2~6.4 |
| - 3 | - 水分 | - 5.2 | - 6.5 |
| - 4 | - 外观质量 | - 5.3 | - 6.6 |

- 4.3  根据产品到货样本抽样，增加了对样品取样批次量的规定，“7.4.1 每批到货产品由供需双方协商确定取样批次量”。更改了产品取样要求“7.4.3  每袋按双面斜对角线均匀分布取6点”。

4.4 根据调研情况，针对粗氢氧化镍钴结块物料取样，实际是根据样品结块情况以及结块后物料特征进行现场评估，协商确定取样方案，根据不同情况有抽检或百分百取样，所以删除了7.4.4条款中“每个批次按30%比例随机取样”。

4.5 更改了样品混匀方法，增加自动缩分样法，“7.4.6 采用网格缩分法或自动缩分法分出不少于2 kg 的样品”。

图6  自动缩分样设备(二分法)图示

4.6  增加了“供需双方如对取样与制样有特殊要求的，由供需双方现场确定具体操作方案。

## 5  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括:

a）产品质量保证书:

- 产品的主要性能及技术参数；

- 产品特点(包括制造工艺及原材料的特点)；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

b）产品合格证:

检验项目及其结果或检验结论；

批号；

检验日期；

检验员签名或盖章。

c) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告。

d）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等。

e）其他。

## 6  订货单

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a) 产品名称；

b) 产品品级；

c) 净重；

d) 本文件编号；

e) 本文件中供需双方协商的其他特殊要求；

f) 其他。

- 7  标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

粗氢氧化镍标准的修订推动了我国资源的高值化利用，明确了产品的市场定位。标准中新增铜、铝、锂的指标要求，旨在精准区分“粗氢氧化镍”与“粗氢氧化镍钴”（YS/T 1460 - 2021），这有助于上游生产企业依据原料来源（如废旧锂电池）和产品特性，对中间品进行科学分类和价值评估。对于下游冶炼企业来说，明确的成分指标能够指导其采购决策和配比生产，让富含锂、钴等有价元素的物料得到高效回收利用，进而提升整个产业链的资源综合利用水平和经济效益。

标准的修订强化了有毒有害物质的源头控制，增加了对铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）、铬（Cr）、氟（F）等有害元素的限量要求。这些元素在后续冶炼过程中若管控不当，极易挥发或浸出，对大气、土壤和水体造成污染。标准的确立，将强制上游生产企业在生产工艺中增加除杂工序，从源头上减少有毒有害物质进入下游精炼环节，降低环境泄露风险。推动企业进行技术升级和设备更新，采用更清洁的生产工艺去除原料中的杂质。推动整个粗氢氧化镍及回收行业向环境友好型转变，实现经济效益与环境效益统一。

## 四、与国际标准和国外先进标准技术内容的对比

经查国内与镍产品相关的标准有YS/T 340-2014 《镍精矿》、YS/T 1460-2021行业标准《粗氢氧化镍钴》。其中，YS/T 340-2014 《镍精矿》标准适用于硫化铜镍矿石及硫化镍矿经选矿所得的镍精矿产品；YS/T 1460-2021《粗氢氧化镍钴》标准适用于含镍、钴元素的锂离子电池废料加工处理制得的粗氢氧化镍钴产品。以上标准所规定内容与本标准之间无交叉或矛盾。

表5 同类标准对比说明

单位：%

| 项目 |  | YS/T 1460-2021 粗氢氧化镍钴 |  |  | YS/T 340-2014 镍精矿 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级品 | 二级品 | 三级品 | 一级品 | 二级品 | 三级品 | 四级品 | 五级品 |
| 标准适用范围 |  | 本文件适用于含镍、钻元素的锂离子电池废料经预处理、浸出、除杂、沉淀等湿法富集工艺处理得到的粗氢氧化镍钴产品，可作为生产镍钻锰三元素复合氢氧化物、镍钻锰酸锂、镍或钻的化工盐及其他相关材料的原料。 |  |  | 本标准适用于硫化铜镍矿石及硫化镍矿经选矿所得的镍精矿，供炼镍用。 |  |  |  |  |
| 主含量/不小于 | 镍 | / | / | / | 10 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.0 |
|  | 镍+钴 | 40.0 | 35.0 | 25.0 | / | / | / | / | / |
| 杂质元素不大于/% | 锰 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | / | / | / | / | / |
|  | 铜 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | / | / | / | / | / |
|  | 铝 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | / | / | / | // |  |
|  | 锂 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | / | / | / | / | / |
|  | 铅 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | / | / | / | / | / |
|  | 铅+锌 | / | / | / | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
|  | 镉 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | / | / | / | / | / |
|  | 砷 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
|  | 铬 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | / | / | / | / | / |
|  | 氯 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氟 | 0.5 |  |  | / | / | / | / | / |
|  | 磷 | 1.0 |  |  | / | / | / | / | / |
|  | 氧化镁 | / | / | / | 6.0 | 6.8 | 8.0 | 9.0 | 10.5 |
| 水分/不大于/% |  | 60 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 外观质量 |  | 产品为湿块状或干泥状或粉末状，不应混入夹杂物。同一批产品颜色应一致。由于表面存在氧化作用，表里颜色允许存在一定差异。 |  |  | 镍精矿不得混入不同颜色、不同形状的矿物和非矿物等外来夹杂物，同批精矿产品应混匀。 |  |  |  |  |

- 以国际标准为基础的起草情况以及是否合规采用国际国外标准、未采用国际标准的原因

## 无。

## 六、与有关的现行法律、法规和标准的关系

本文件不存在与相关法律、法规、规章相抵触之处，也不与其他标准相冲突。与YS/T 1229《粗氢氧化镍化学分析方法》系列配套。

## 七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 八、涉及专利的有关说明

- 本标准不涉及专利问题。

## 九、实施国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

建议行业标准《粗氢氧化镍》作为推荐性标准颁布实施。

建议本文件在批准发布6个月后实施，实施同时，YS/T 1228-2018废止。

## 十

## 、其他应予说明的事项

无。

标准编制组

2026年05月