YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-202X

硅多晶表面粉尘含量的测定 重量法

Determination of dust content on the surface of polycrystalline   gravimetric method

（预审稿）

202X-XX-XX发布                        202X-XXXX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发 布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）提出并归口。

本文件起草单位:陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司、四川永祥股份有限公司、新特能源股份有限公司、四川永祥光伏科技有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司等。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

硅多晶表面粉尘含量的测定 重量法

- 范围

本文件规定了硅多晶表面粉尘含量的测定方法。

本文件适用于以三氯氢硅法或硅烷法生长的硅多晶表面粉尘含量的测定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数据修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14264 半导体材料术语

- 术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

- 方法原理

称取一定质量的硅多晶，将其放在盛有水的烧杯中，超声条件下达到粉尘脱附，将水与硅多晶表面粉尘的混合溶液经滤膜过滤，最后恒重法测量滤膜上截留的粉尘含量，可得到表面粉尘含量。

- 干扰因素

  - 在检测样品前应对滤膜进行恒重法处理，并保存在干燥装置中，避免因滤膜的质量发生变化可能引起的测试误差。

  - 在滤膜的选取上，应采取水系纤维素滤膜。

  - 不同材质的样品容器可能影响样品表面粉尘的测试，宜选用玻璃材质。

  - 抽滤过程中将混合水溶液小心倾倒，避免外溅，从而可能造成测试误差。

- 试剂和材料

  - 水：应符合GB/T 6682规定的二级水及以上等级。

  - 容器：500 mL玻璃材质。

  - 滤膜：用水系纤维滤膜，孔径为0.22 μm,其直径大小与过滤装置尺寸相匹配。

- 仪器设备

  - 电子天平：感量为0.1 mg。

  - 加热板：最高温度可至200 ℃

  - 过滤装置：砂芯漏斗或布氏漏斗。

  - 抽滤瓶：2.0 L的耐负压的抽滤瓶。

  - 干燥器：具有除湿功能的装置。

  - 真空泵：真空度相对压力不低于0.07 MPa。

  - 超声清洗机：40KHZ。

  - 烘箱：可加热至120 ℃，精度0.1 ℃

- 试验步骤

  - 试料

  - 称取30 g试料，记录M,精确至0.1 mg。

  - 平行试验

- 平行做两份试验，取其平均值。

  - 仪器设备检验

8.3.1 电子天平使用前应调水平至零点，并且利用标准砝码进行核验。

8.3.2 确保抽滤系统气密性完好。

8.3.3 测试过程中，确保声强是0.5 w/cm2。

  - 试样测试

8.4.1 将试样置于盛有约150 mL水（6.1）的容器（6.2）中，将含有试样的容器至于超声清洗机中超声5分钟，且应确保容器内的液面与超声清洗机液面一致。

8.4.2 组装好抽滤系统，并将恒重处理的滤膜放置在漏斗上，用水润湿，形成负压。

8.4.3 将硅多晶粉尘混合水溶液倾倒在漏斗中，进行抽滤。

8.4.4 并用水淋洗容器和硅多晶表面，确保淋洗充分。

8.4.5 经抽滤后，粉尘截留在滤膜表面，待漏斗中不下滴水为止，将漏斗移除，并用无齿镊子将滤膜取下，并关闭抽滤装置。

8.4.6 烘箱打开，并设置温度为105 ℃，待温度达到设定温度后，将滤膜放置在称量瓶中，并在烘箱中干燥20 min，冷却后称量,至两次称量质量之差不超过0.2 mg，记录粉尘含量为m0 。

- 试验数据处理

- 粉尘含量w：

…………………………………(1)

式中：

w——粉尘含量，单位为（%），结果有效数字按照GB/T 8170规定执行；

m0——粉尘称重质量，单位为克（g）；

M——硅多晶质量，单位为克（g）。

- 精密度

  - 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测定结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，数值修约按GB/T 8170的规定执行，这两个测定结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按照表1数据按照GB/T 6379.2求得。

表1 重复性限（r）

| 表面粉尘含量（%） | 重复性限（%） |
| --- | --- |
| 0.0013 | 0.00061 |
| 0.0035 | 0.0021 |
| 0.0078 | 0.0021 |
| 0.0767 | 0.020 |

  - 再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按照表2数据按照GB/T 6379.2求得。

表2 再现性限（R）

| 表面粉尘含量（%） | 再现性限（%） |
| --- | --- |
| 0.0013 | 0.00060 |
| 0.0035 | 0.0019 |
| 0.0078 | 0.0025 |
| 0.0767 | 0.026 |

- 试验报告

试验报告应至少包括以下内容：

- 试样名称；

- 仪器型号；

- 测试结果；

- 本文件编号；

- 操作者、测试日期、测试单位；

- 其他。