YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-202X

碳化硅用硅多晶粉

Silicon powder for silicon carbide

202X-XX-XX发布                        202X-XXXX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发 布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）提出并归口。

本文件起草单位:陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司、江苏中能科技发展有限公司、四川永祥新能源有限公司

本文件主要起草人：郝超、杨振中等。

本文件为首次发布。

碳化硅用硅多晶粉

范围

本文件规定了碳化硅用硅粉技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于以硅烷为原料生长的碳化硅用硅多晶粉。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成为本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14264 半导体材料术语

GB/T 19077 粒度分析 激光衍射法

GB/T 24574 硅单晶中 Ⅲ-Ⅴ 族杂质的光致发光测试方法

GB/T 24581 硅单晶中Ⅲ、Ⅴ 族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法

GB/T 29057 用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程

GB/T 33236 多晶硅 痕量元素化学分析 辉光放电质谱法

GB/T 35309 用区熔拉晶法和光谱分析法评价颗粒状多晶硅的规程

YS/T 1755 颗粒硅总金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

技术要求

  - 技术指标

硅多晶粉按照技术要求分为4个等级，相关技术指标应符合表1的规定。

表1 硅多晶等级及技术指标

| 项目 | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| P ng/g | ≤ 0.5 | ≤100 | ≤850 | ≤1000 |
| B ng/g | ≤0.5 | ≤1 | ≤5 | ≤10 |
| Al ng/g | ≤0.5 | ≤10 | ≤100 | ≤300 |
| Fe ng/g | ≤0.5 | ≤10 | ≤100 | ≤500 |
| Cr ng/g | ≤0.5 | ≤20 | ≤150 | ≤300 |
| Ni ng/g | ≤0.5 | ≤20 | ≤150 | ≤300 |
| Cu ng/g | ≤0.5 | ≤5 | ≤50 | ≤100 |
| Zn ng/g | ≤0.5 | ≤5 | ≤50 | ≤100 |
| V ng/g | ≤0.5 | ≤5 | ≤20 | ≤50 |
| Ca ng/g | ≤0.5 | ≤30 | ≤200 | ≤500 |
| Na ng/g | ≤0.5 | ≤30 | ≤100 | ≤500 |
| W ng/g | ≤0.5 | ≤20 | ≤100 | ≤500 |
| Mg ng/g | ≤0.5 | ≤5 | ≤50 | ≤100 |
| Co ng/g | ≤0.5 | ≤10 | ≤20 | ≤50 |
| Ti ng/g | ≤0.5 | ≤5 | ≤50 | ≤100 |
| Cl ng/g | ≤100 | ≤100 | ≤500 | ≤1000 |
| 总杂质元素含量（P、B、Al、Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、V、Ca、Na、W、Mg、Co、Ti、Cl总含量）ng/g | ≤10 | ≤200 | ≤1000 | ≤5000 |

  - 尺寸及偏差

粒径10-150μm，硅多晶中尺寸小于0.02 mm重量占比应小于10%，尺寸在0.02 mm-0.35 mm 的重量占比应不小于90%。

  - 表面质量

硅多晶的外观应无色斑、变色，无肉眼可见的污染物和氧化的外表面，且无团聚现象。

试验方法

  - 杂质元素P、B、Al等施受主含量测试检验前可按照GB/T 35309的方法制成单晶试样

  - B、Al、Cl的检测、施主杂质含量、受主杂质含量的测试按GB/T 24574或GB/T 24581规定进行。

  - 其他杂质元素含量的测试按GB/T 33236规定进行或用其他等效方法测量。

  - 尺寸及偏差的检验按GB/T 19077的规定进行。

  - 表面质量用目视检查。

检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及合同的规定，并填写产品随行文件。

    - 需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本文件或合同的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应具有相同等级和特性，并可追溯硅多晶粉的产品组成。

同一批次为同一反应器再固定时间内稳定生产的硅多晶粉。

  - 检验项目

6.3.1 每批产品应对杂质元素、总杂质元素含量进行检验。

6.3.2 尺寸及偏差的检验由供需双方协商确定。

  - 取样及制样

    - 随机选取数量不少于1%的同批次硅多晶产品包装件，于洁净区内分装两份，根据检验需求确定每份分装重量，一份制样，一份留存，也可由供需双方协商确定。

    - 施主杂质含量、受主杂质含量的取样及制样可追溯同批次样品按照GB/T 29057或GB/T35309进行。

    - 杂质元素含量和表面质量的取样由供需双方协商确定。

  - 检验结果的判定

    - 硅多晶中杂质元素含量的检验结果中任一检验项目不合格时，则加倍取样对该不合格的项目进行重复试验。重复试验结果仍不合格，则判该批产品不合格。氯离子根据实际稳定性明确不同的检测频次和要求。

    - 尺寸及偏差和表面质量的检验结果的判定由供需双方协商确定。

标志、包装、运输、贮存及随行文件

  - 标志

产品的包装箱外应有“小心轻放”及“防潮”字样或标志、并注明：

- 产品名称、牌号；

- 产品数量、净重；

- 产品批次号；

- 供方名称；

- 包装日期；

  - 包装

产品应由洁净的聚乙烯包装或由供需双方协商确定的材料包装密封，然后再将尼龙材质的袋子作为外包装袋，包装完毕后装入外包装箱。

  - 运输

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震措施。

  - 贮存

产品应贮存在清洁、干燥环境中。

  - 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、出厂日期或者包装日期外，还宜包括以下内容：

- 产品质量证明书，内容如下：

- 供方名称；

- 产品名称及等级；

- 产品批号；

- 产品净重；

- 生产日期；

- 检验日期；

- 产品获得质量认证或供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 其他。

订货单内容

需方可根据自身需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出以下内容：

- 产品名称、牌号；

- 产品技术要求；

- 本文件编号；

- 产品重量；

- 供需双方协商确定的内容；

- 其他。