行业标准

《二氧化硒产品标准修订》

编制说明

# （讨论稿）

# 江西铜业股份有限公司

2026年05月

目录

（讨论稿）	1

江西铜业股份有限公司	1

一、 工作概况	3

（一） 任务来源	3

（二）主要起草单位和工作成员	4

（二） 主要工作过程	4

1、 预研阶段	4

2、立项阶段	5

3、标准草案编制阶段	5

4、 征求意见阶段	5

5、 审查阶段	5

二、 标准编制原则	5

三、 主要内容及其确定依据	6

（一）主要技术变化	6

1、 产品牌号修订	6

2、 杂质控制元素	6

3、 主品位计算方式：	6

（二）产品牌号设置的依据	6

（三）化学成分限值的确定	6

1. 杂质元素与限值的确定原则	6

2. 主品位计算方式的说明	7

3. 水不溶物与灼烧残渣	7

（四）试验方法	7

（五）外观质量	7

四、 主要试验（或验证）情况分析	7

五、 与国际、国外标准对比情况	8

六、 与现行法律法规及相关标准的关系	8

七、 重大分歧意见的处理经过和依据	8

八、标准性质的建议说明	9

八、 贯彻标准的要求和措施建议	9

十、 废止现行有关标准的建议	9

十一、 涉及专利的说明	9

十二、 其他应予说明的事项	9

《二氧化硒》行业标准编制说明

- 工作概况

# （一）任务来源

2026年3月，根据工信厅科函〔2026〕105号《关于印发2026年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，全国有色金属标准化技术委员会下达了修订《二氧化硒》行业标准的任务，完成期限为2027年3月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会。计划号为2026-0016T-YS。

- 主要起草单位：江西铜业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、金川集团股份有限公司、江西铜业技术研究院有限公司。

- 标准修定的目的和意义

现行YS/T 651-2007《二氧化硒》中，最高牌号仅为99%，与下游快速发展的应用场景存在脱节。二氧化硒作为高新技术产业（如光学电子、半导体、新能源、生物医药等领域）基础原料，其品质产品需求不断提升。低牌号的二氧化硒在参与化学反应或高端制造时自身稳定性不足，难以满足高端制造业高主品位、低杂质含量要求。

本次修订，旨在促进与鼓励企业加大研发力度，推动硒冶炼行业的技术创新与产业升级，为制造业转型升级提供支撑。

# （二）主要参加单位和工作成员及其所作的工作

1、主要参加单位

江西铜业股份有限公司。江西铜业股份有限公司（简称“江铜”）成立于1979年，并于1997年在香港、伦敦同时上市，成为国内首支境外上市矿业股，也是中国铜行业和江西省首家世界500强企业。2019年，江铜成功完成恒邦股份控股控股收购；由江铜作为主要股东的佳鑫国际资源投资有限公司于2025年8月28日正式在香港联交所主板、阿斯塔纳国际交易所“一带一路”板同步上市，江铜旗下上市公司增至三家。2025年，江铜实现营业收入5735亿元，利润107亿元，现位列《财富》世界500强第165位。目前，江铜在铜以及相关有色金属领域，拥有勘探、采矿、选矿、冶炼、加工为一体的全产业链，形成了江西（鄱阳湖生态区）、环黄渤海地区、长三角地区、粤港澳大湾区、中亚五大产业基地，实现了沿江、沿海T字型产业布局，建立了覆盖全国、辐射海外的投资、金融和贸易等多元产业，旗下拥有138个成员单位。江铜产品质量优良，拥有多个“世界名牌”产品。主要涵盖阴极铜、黄金、白银、铅锌、硫酸等冶炼产品，钼、硒、碲、铼、铂、钯、铋等稀贵稀散金属产品，高端铜箔、铜板带、铜管、高压电缆、铜银合金细线、铜杆等铜加工产品，单壁碳纳米管、石墨-铜（铝）复合材料等新型材料产品，阳极炉圆盘浇铸机、球磨机衬板、高分子PE管材等制造产品，共100余品种，其中，“江铜牌”和“贵冶牌”阴极铜为伦敦金属交易所注册产品，“江铜牌”黄金、白银为伦敦金银市场协会注册产品。展望未来，江铜将围绕“主业聚焦、创新突破，高质发展、迈向一流”战略方针，坚持四大发展原则，全力推进十大产业体系转型升级，加快与供应链创新链价值链的深入融合，全面构建以上市公司为主体的产业集群，坚定不移做实、做强、做优、做大实体经济，通过不断追求卓越，至2030年，基本建成具有全球核心竞争力世界一流企业。

江西铜业技术研究院有限公司隶属于江铜集团，是集团专属核心科技创新研发平台，专注铜及稀贵金属全产业链关键共性技术研究。研究院业务覆盖智能矿山开采、清洁低碳冶炼、超高纯金属制备、高端铜基复合材料研发、固废资源化综合利用、矿山生态修复等重点科研方向，科研硬件实力强劲，高层次研发人才集聚，持续承担国家级、省级重大有色科技攻关项目。研究院坚持研发与产业深度融合，加速科研成果现场工业化落地转化，不断破解行业关键技术难题，主导多项行业标准制定，累计产出大量核心发明专利。未来研究院将紧盯新能源材料、超低排放冶金、复杂矿产高效提取前沿领域持续创新，以科技力量持续赋能江铜全产业升级，筑牢企业长期全球竞争技术优势。

2、主起草人及工作职责见表1。

- 表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 张飞 | 组长，全面负责标准研制工作 |
| 罗钊荣、张凡 | 参与标准主要元素技术指标的确定；文本主笔人 |
| 邹志武、祝仕清、刘荣佳 | 统筹标准编制工作 |
| 钟志燕、冯静培 | 参与标准主要元素技术指标的确定；质量及检验标准研讨 |

# （三）主要工作过程

### 1、 预研阶段（2024年9月~2025年3月）

编制组调研了二氧化硒生产及应用现状，重点关注了国内主要二氧化硒生产企业和下游光伏、电子、生物医药等行业用户。调研发现：现行标准YS/T 651-2007已实施近20年，产品牌号最高仅为SeO₂99，杂质控制项目少、限值宽，无法满足新兴高端制造业对高主品位、低杂质二氧化硒的需求；同时，国内主要生产企业已具备稳定生产SeO₂99.9及以上牌号产品的能力，但缺少统一的标准衡量产品品质，规范市场行为，没有合适的定价机制，严重制约了行业发展。

- 2、立项阶段

2025年4月，江西铜业股份有限公司向有色金属标准化技术委员会提交了《二氧化硒产品标准修订建议书及预研报告》报送全国有色金属标准化技术委员会。

- 2026年12月，全国有色金属标准化技术委员会下达了修订《二氧化硒产品标准》行业标准的任务。

### 3、标准草案编制阶段（2026年1月~2026年5月）

编制组在调研基础上，参考国内相关标准（GB/T 26289-2010《高纯硒化学分析方法》，结合行业实际生产能力和检验检测水平，起草了标准草案，并根据二氧化硒的主要新增使用场景，对新增的高牌号（SeO₂99.9、SeO₂99.99）的杂质限值进行了反复论证。

### 4、 征求意见阶段

### 5、 审查阶段

……

- 标准编制原则

1、协调性原则：与GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求保持一致；术语、符号、计量单位等与现行有效的国家标准协调统一。

2、先进性原则：结合当前二氧化硒生产工艺水平和下游应用需求，增加高牌号，扩展杂质元素控制范围，提升主品位指标要求，引导行业向高质量方向发展。

3、可行性原则：标准中规定的化学成分分析方法（YS/T 715、GB/T 26289）均为行业通用方法，行业普遍具备相应检测能力；主品位计算方式针对不同纯度级别采用差异化处理，兼顾准确性与可操作性。

4、市场需求导向原则：新增SeO₂99.9和SeO₂99.99两个高牌号，满足光伏、半导体、红外光学、固态电池、生物医药等高新技术产业对高品质二氧化硒的迫切需求。

- 主要内容及其确定依据

## （一）主要技术变化（与YS/T 651-2007相比）

- 产品牌号修订：

- 由SeO₂96、SeO₂98、SeO₂99变更为SeO₂98、SeO₂99、SeO₂99.9、SeO₂99.99（删除SeO₂96）。

- 杂质控制元素

- 由原牌号中的少量杂质（As、Fe、Cl等）扩展至20种（Na、Mg、Al、Si、Fe、Ni、Cu、As、Hg、Cd、Pb、Te、Au、Ag、Ti、Sb、Bi、In、Ca、Cl），以适应行业发展需求，为下游应用提供优质原料。

- 主品位计算方式：

- 低牌号SeO₂98和SeO₂99延用直接测法定。

- SeO₂99.9/99.99采用100%减杂质总和，水不溶物/灼烧残渣SeO₂99有要求，区分牌号设定不同限值，高牌号不设水不溶物和灼烧残渣要求。

检验方法，延用用YS/T 715适用于低牌号产品，高牌号参照GB/T 26289。

## （二）产品牌号设置的依据

现行标准中SeO₂96牌号产品特性及市场占有率较低，多数企业实际生产主品位均在98%以上，故予以删除。

新增SeO₂99.9和SeO₂99.99两个高牌号，主要依据：

技术可行性：国内主要生产企业（如江西铜业、铜陵有色等）已具备稳定生产SeO₂99.99产品的工艺能力，部分企业可达到SeO₂99.999。

市场需求：光伏薄膜电池、红外光学镀膜、固态电池电解质、生物医药硒补充剂等领域对杂质（尤其是As、Cd、Pb、Te等）有严格限制，要求主品位不低于99.9%。

国际对标：国外没有明确通行的高牌号，本标准高牌号指标达到国际先进水平。

## （三）化学成分限值的确定

### 1. 杂质元素与限值的确定原则

对于SeO₂98、SeO₂99：保留2007版中对As、Fe、Cl等主要杂质的控制，并适当收严了水不溶物和灼烧残渣指标。

对于SeO₂99.9：控制与高纯硒质量标准（GB/T 26289）相协调的杂质元素，限值综合了企业实际数据分析结果和下游应用要求。

对于SeO₂99.99：控制20种杂质元素，各杂质限值参照GB/T 26289中5N级硒（Se 99.999%）的杂质水平，结合二氧化硒生产工艺特点进行了适当调整（如Te放宽至0.004%）。

### 2. 主品位计算方式的说明

SeO₂98、SeO₂99：主品位较高（98%~99.5%区间），直接分析测定误差可接受，沿用现有直接测定法。

SeO₂99.9、SeO₂99.99：主品位≥99.9%，直接测定误差大，采用“100%减杂质元素检测值总和”的方法，与高纯物质分析惯例一致，具有更好的准确性和可操作性。

### 3. 水不溶物与灼烧残渣

SeO₂98/99：保留水不溶物和灼烧残渣要求，作为产品纯净度的重要指标。

SeO₂99.9/99.99：因杂质元素已全面控制，且水不溶物和灼烧残渣的检测方法对高纯样品灵敏度和重现性不足，因此不再设这两项要求。

## （四）试验方法

SeO₂98和SeO₂99按照YS/T 715（所有部分）《二氧化硒化学分析方法》执行，行业应用成熟；SeO₂99.9和SeO₂99.99参照GB/T 26289-2010《高纯硒化学分析方法》规定的电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）等方法，可满足痕量杂质检测需求。

允许供需双方协商采用其他等效方法，但发生争议时应以本标准引用的方法为准。

## （五）外观质量

SeO₂98、SeO₂99：白色结晶粉末或针状结晶，允许因微量单质硒存在而呈现微红色。

SeO₂99.9、SeO₂99.99：白色结晶粉末或针状结晶，不允许有明显颜色，要求无肉眼可见夹杂物或单质硒。

- 主要试验（或验证）情况分析

编制组收集了国内5家主要二氧化硒生产企业近两年的产品分析数据，共计200余批次，涵盖SeO₂98、SeO₂99、SeO₂99.9、SeO₂99.99四个级别。

验证示例1：SeO₂99.99产品的杂质控制能力

某企业采用氧化精馏-升华法生产的二氧化硒，经GB/T 26289方法检测，20种杂质元素总和为0.0092%（即主品位99.9908%），各单项杂质均满足本标准限值要求，其中As、Cd、Pb、Te等关键杂质远低于限值。

验证示例2：主品位计算方式对比

取同一SeO₂99.99样品，分别采用直接差减法（100%减杂质总和）和直接滴定法测定主品位。结果表明：直接滴定法相对标准偏差（RSD）为0.12%，而差减法为0.02%，差减法精密度明显优于直接测定法，证明了本标准对高牌号采用差减法计算的合理性。

验证示例3：水不溶物指标对高牌号的适用性

对SeO₂99.99产品按GB/T 715方法测定水不溶物，结果均低于0.0005%，远低于SeO₂99的0.005%限值，但因称样量和过滤孔径限制，该方法对高纯产品的区分度不足，故本标准不再对高牌号设水不溶物要求。

- 与国际、国外标准对比情况

本标准在牌号序列、杂质控制广度和限值严格程度上均达到国际先进水平，填补了高品味二氧化硒产品标准的国际空白。

- 与现行法律法规及相关标准的关系

本标准属于有色金属产品标准体系，与《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国产品质量法》等法律法规无抵触。

本标准引用的基础标准均为现行有效版本，包括：

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 26289-2010 高纯硒化学分析方法

YS/T 715（所有部分）二氧化硒化学分析方法

本标准与上游产品标准（如YS/T 223《硒》）和下游应用相关标准（如光伏、饲料添加剂等领域）协调配套。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在征求意见和审查过程中未出现重大分歧意见。

# 八、标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性行业标准（YS/T）。标准中规定的技术指标和要求为最低要求，鼓励企业根据市场需求生产更高品质的产品。

- 贯彻标准的要求和措施建议

过渡期建议：建议标准发布后3~6个月实施，以便企业调整生产和检验规程。

宣贯培训：建议由全国有色金属标准化技术委员会组织标准宣贯会，对生产企业、检测机构进行培训，重点讲解高牌号的杂质检测方法和主品位计算方法。

市场监督：建议行业主管部门加强对二氧化硒产品的质量监督抽查，对不符合本标准的产品依法处理。

- 废止现行有关标准的建议

本标准发布实施后，代替 YS/T 651-2007《二氧化硒》，建议同时废止该旧标准。

- 涉及专利的说明

依照《公平竞争审查条例》规定开展公平竞争审查，本标准不存在“限制或者变相限制市场准入和退出”、“限制或者变相限制商品要素自由流动”、“影响经营者生产经营成本”、“影响经营者生产经营行为”等情况，也不适用《公平竞争审查条例》第十二条的规定。

本标准审查结论为“不影响”。

- 其他应予说明的事项

本文件不存在侵犯相关国际、国外、国内机构版权的情况。

编制组2026.4