镍及镍合金加工产品超声波检测验证试验

1  板材、板坯接触法检测验证试验

1.1 板材：10×1400×5720mm

| 参数 | 数据 |
| --- | --- |
| 板材规格 | 10×1400×5720 |
| 牌号 | CuNi30Mn1Fe |
| 仪器型号 | HS610e |
| 对比试块 | 20mm厚镍板对比试块 （编号：T1860327、材质No6600） |
| 探头类型 | 双晶5PՓ14 FG10 |
| 检测灵敏度 | 试块比较法，埋深10mm、Φ1.2mm平底孔波高80% 换算为Φ0.8mm平底孔灵敏度：Φ1.2mm＋7dB |
| 检测发现的缺陷当量大小 | Փ0.8＋9dB |

图1  埋深10mm、Φ1.2mm平底孔波高80%         图2  缺陷当量Փ0.8＋9dB

1.2 板材：20×1110×2825mm

| 参数 | 数据 |
| --- | --- |
| 板材规格 | 20×1110×2825mm |
| 牌号 | CuNi30Mn1Fe |
| 仪器型号 | HS610e |
| 对比试块 | 55mm厚镍板对比试块 （编号：T1860326、材质No6600） |
| 探头类型 | 双晶5PФ14 FG15 |
| 检测灵敏度 | 试块比较法，埋深10mm、Φ1.2mm平底孔波高80% 换算为Φ0.8mm平底孔灵敏度：Φ1.2mm＋7dB |
| 检测结果 | 未发现超过Փ0.8mm平底孔当量缺陷 |

图3  底波波高80%（40.9dB）           图4  埋深20mm、Փ1.2mm平底孔波高80%

1.3板材：50×650×1300mm

| 参数 | 数据 |
| --- | --- |
| 板材规格 | 50×650×1300mm |
| 牌号 | CuNi30Mn1Fe |
| 仪器型号 | SF660 |
| 对比试块 | B10铜镍合金对比试块 （编号：T2570386、材质B10） |
| 探头类型 | 5P20Z直探头 |
| 检测灵敏度 | 试块比较法： 将试块中埋深22.5mm、Փ1.6mm平底孔二次回波调至80%，再此基础上增益13dB，调好灵敏度。 |
|  | 大平底计算法： 板材一次底波调至满屏高80%， 增益△dB ==21dB |
| 检测结果 | 试块比较法：Փ1.6mm+3dB |
|  | 大平底计算法：Փ1.6mm+2dB |

图5 试块比较法检测（Փ1.6mm+3dB）     图6 大平底计算法检测（Փ1.6mm+2dB）

1.4 板材：72×500×1200mm

| 参数 | 数据 |
| --- | --- |
| 板材规格 | 72×500×1200mm |
| 牌号 | Inconel 625 |
| 仪器型号 | SF660 |
| 对比试块 | B10铜镍合金对比试块 （编号：T2570386、材质B10） |
| 探头类型 | 5P20Z直探头 |
| 检测灵敏度 | 试块比较法： 将试块中埋深22.5mm、Փ1.6mm平底孔的三次回波调至80%，再此基础上增益15dB，调整好灵敏度，并开始按照此灵敏度探伤。 |
| 检测结果 | 未发现超标缺陷显示，全声程杂波水平1.6mm-4~-6dB、半声程杂波水平Φ1.6mm-15~-18dB |

图7 全声程检测（杂波Φ1.6mm-4~-6dB）        图8 半声程检测（杂波Φ1.6mm-15~-18dB）

1.5 板材：120×950×1520mm

| 参数 | 数据 |
| --- | --- |
| 板材规格 | 120×950×1520mm |
| 牌号 | CuNi30Mn1Fe |
| 仪器型号 | SF660 |
| 探头类型 | 5P20Z直探头 |
| 检测灵敏度 | 大平底计算法： 板材一次底波调至满屏高80%， 增益△dB ==18.5dB |
| 检测结果 | 按以上灵敏度检对板材进行检测，全声程杂波水平Փ3.2mm-6dB。 |

图9 全声程检测（杂波Φ3.2mm-6dB）

1.6 板坯：157×1247×5100mm

| 参数 | 数据 |
| --- | --- |
| 板材规格 | 157×1247×5100mm |
| 牌号 | N6 |
| 仪器型号 | HS610e |
| 探头类型 | 2.5P20Z直探头 |
| 检测灵敏度 | 大平底计算法（Փ3.2mm平底孔）： 板材一次底波调至满屏高80%， 增益△dB ==27dB |
| 检测结果 | 按以上灵敏度对板材进行检测，在距板材上表面约75mm处发现一处缺陷，当量尺寸Փ3.2mm-4dB。 |

图10 全声程检测（缺陷当量尺寸Φ3.2mm-4dB）

1.7 板坯：260×940×1320mm

| 参数 | 数据 |
| --- | --- |
| 板坯规格 | 260×940×1320mm |
| 牌号 | N6 |
| 仪器型号 | SF660 |
| 探头类型 | 2.5P20Z直探头 |
| 检测灵敏度 | 大平底计算法（Փ5.0mm平底孔）： 板材一次底波调至满屏高80%， 增益△dB ==23.5dB |
| 检测结果 | 按以上灵敏度对板坯进行检测，在距板坯上表面约130mm处发现一处缺陷，当量尺寸Փ5.0mm-8dB。 |

图11  全声程检测（缺陷当量尺寸Φ5.0mm-8dB）

需要补充

2  棒材接触法检测验证试验

需要补充

3  锻件接触法检测验证试验

需要补充