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一 、工作简况
1.1任务来源
根据《关于征集2023年度全国有色金属标准化技术委员会年会论证的标准项目计划的通知》（有色标委[2023]79号）的要求。2023年11月，全国有色金属标准化技术委员会在昆明市召开了《锌及锌合金化学分析方法 第12部分：铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅含量的测定》国家标准任务落实会议，根据任务安排重新整理起草GB/T12689.12-2004。由葫芦岛锌业股份有限公司负责主起草，河南豫光金铅股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、深圳双易达检测技术有限公司等4家单位负责一验工作，株洲冶炼集团有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中国检验认证集团广西有限公司等12家单位负责二验工作。项目计划编号：20255135-T-610。项目归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。
1.2 主要参加单位和工作成员及其所做的工作
1.2.1 主要参加单位情况
 葫芦岛锌业股份有限公司是集有色金属冶炼、化工产品生产于一体的大冶炼企业，始建于1937年，是一家拥有87年历史的企业。1997年在深交所挂牌上市。公司拥有竖罐、电解、ISP铅锌联合冶炼三种锌冶炼工艺，以及澳斯迈特粗铜冶炼到电解铜精炼的全流程铜冶炼系统。公司主营产品锌、铜、铅及金银铟钴等稀贵金属，相关金属材料、碳化硅制品等，副产硫酸、硫酸锌等化工产品。主要产品生产能力：锌30万吨、铜11万吨、铅3万吨、硫酸100万吨、黄金4吨、白银200吨。公司拥有享誉国内外的葫锌（HX）品牌，主产品葫锌（HX）牌锌锭获国家产品质量免检证书，电解铜在上海交易所注册，硫酸获国家金质奖，精锌、精镉、锌粉获国家银质奖，铟锭获辽宁名牌产品。拥有国家合格认定委员会认定的检测中心，是国家标准锌及锌合金、锌精矿、镉锭的主起草单位，是国家标准化委员会认可的镉标准、锌锭标准、锌合金标准、锌精矿标准等一系列标准样品的定点研制单位。近年来公司先后获得“全国文明单位”“全国厂务公开先进单位”“全国就业和社会保障先进民营企业”“辽宁省文明标兵单位”“辽宁省模范职工之家”“国家级绿色工厂”等几十项荣誉称号，受到国家和省、市各级党委和政府的高度重视和亲切关怀，得到了社会各界的广泛认可和高度赞誉。
1.2.2 主要工作成员所负责的工作情况
本标准起草单位包括：葫芦岛锌业股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、苏州市祥冠分析检测有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、、江西铜业铅锌金属有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、昆明冶金研究院有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司参加起草。
本标准负责起草单位——葫芦岛锌业股份有限公司，在标准编制过程中积极收集相关的国内外标准和文献，根据日常积累的经验和实际试验，确立了试验方案，编制了试验报告和标准文本，并发给参与标准一验、二验单位进行验证。
河南豫光金铅股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等4家单位对试验报告中的条件实验进行了验证，提供了精密度数据。
株洲冶炼集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、苏州市祥冠分析检测有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、、江西铜业铅锌金属有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、昆明冶金研究院有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、广西华锡有色金属集团股份有限公司等16家提供了精密度数据。
本标准主要起草人及工作职责见表1。
表1 本标准主要起草人及工作职责
	序号
	单位名称
	人员
	分工

	1
	葫芦岛锌业股份有限公司
	
	负责调研、协调及全过程标准研制、起草、试验、编制工作

	2
	河南豫光金铅股份有限公司
	
	参与标准起草、资料收集、条件试验验证，提供精密度数据

	3
	中铝洛阳铜加工有限公司
	
	参与标准起草、资料收集、条件试验验证，提供精密度数据

	4
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
	
	参与标准起草、资料收集、条件试验验证，提供精密度数据

	5
	[bookmark: OLE_LINK15]深圳双易达检测技术有限公司
	
	参与标准起草、资料收集、条件试验验证，提供精密度数据

	6
	株洲冶炼集团股份有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	7
	国标（北京）检验认证有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	8
	中国检验认证集团广西有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	9
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	10
	大冶有色设计研究院有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	11
	苏州市祥冠分析检测有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	12
	山东恒邦冶炼股份有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	13
	江西铜业铅锌金属有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	14
	铜陵有色金属集团控股有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	15
	防城港市东途矿产检测有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	[bookmark: _Hlk231973658]16
	昆明冶金研究院有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	17
	云南驰宏锌锗股份有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	18
	上海有色金属工业技术监测中心有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	19
	国合通用（青岛）测试评价有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	20
	紫金矿业集团股份有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据

	21
	广西华锡有色金属股份有限公司
	
	参与标准起草、资料收集，提供精密度数据


1.3 主要工作过程
1.3.1 调研与起草阶段
（1）根据工业和信息化部标准计划项目（工信厅科函〔2023〕18号2023-0409T-YS） 的安排要求，2023年11月，全国有色金属标准化技术委员会在昆明《锌及锌合金化学分析方法 第12部分：铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅含量的测定》国家标准任务落实。会上确定了标准负责起草单位、验证单位及工作进度安排。葫芦岛锌业股份有限公司承担《锌及锌合金化学分析方法  第12部分：铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅量的测定》起草任务，河南豫光金铅股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司等20家单位协助起草。
（2）2023年11月，葫芦岛锌业股份有限公司在接到标准制订任务后，立即成立了标准编制工作组，召开标准编制工作会议，确定标准制订方案和研制计划，明确任务分工，制定工作进度计划。
（3）2024年1月，标准起草小组对拟制定分析方法开展了多方调研、资料收集。在充分调研和讨论的基础上，标准起草小组确定了标准研制方案，制定了工作进度计划。随后开始收集锌及锌合金样品，按方法的测定范围，完成了不同元素，不同范围的42个试验样品的配制及均匀性测试。
（4）2024年2月—2024年6月，开展方法试验工作，先后完成了样品溶解方法试验、条件选择试验、共存元素干扰试验、加标回收试验和精密度试验等研究，形成了标准文本、试验报告和编制说明的讨论稿。2024年7月底，将完成的试验报告及验证样品发至各验证单位，各单位开始验证工作。
（5）2024年10月，起草单位陆续收到各验证单位的试验报告及反馈意见，根据验证单位的反馈不断优化试验，并确定最终试验报告和标准预审稿。按照《GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》规定，对试验数据进行了数理统计分析，计算精密度，形成了本标准编制说明的征求意见稿。
1.3.2 征求意见阶段
通过发函、会议、中国有色金属标准质量信息网公示等方式，对《锌及锌合金化学分析方法  第12部分：铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅含量的测定》征求意见稿进行意见征询。

（1）2026年6月25日，根据有色标委〔2026〕43号文件，由全国有色金属标准化技术委员会组织，进行了预审。
（2）发函征求意见阶段
二、标准编制原则
2.1 符合性
本标准严格按照GB/T1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写，并按照 GB/T6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的规定进行数理统计分析。
2.2 适用性
本标准根据国内锌及锌合金行业的实际情况，综合考虑生产、贸易各方需求，确定测定方法及测定范围。采用操作简便、精密度高、准确度好、在行业内应用普及的分析方法，能很好地满足行业对锌及锌合金中铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅量的测定要求，提高了本标准的可操作性和适用性。
2.3 先进性
本标准的技术水平不低于当前国内先进水平。
三、文件主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析
3.1 样品溶解方法的确定
3.1.1 试料量、试液体积及分取体积的确定，见表2
表2试料量、试液总体积、分取体积、测定体积
	元素
	铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛

	质量分数

/%
	试料质量
m/g
	试液总体积V/mL
	分取体积V1/mL
	测定体积V2/mL

	0.00008~0.5
	1.00
	100
	-
	-

	>0.5～6.0
	0.25
	250
	-
	-

	>6.0～20.0
	0.25
	250
	10
	100

	元素
	锑

	质量分数

/%
	试料质量
m/g
	试液总体积V/mL
	分取体积V1/mL
	测定体积V2/mL

	0.002～0.02
	1.00
	50
	-
	-

	>0.02～0.5
	1.00
	100
	-
	-

	>0.5～2.0
	0.25
	250
	-
	-

	元素
	硅

	
质量分数/%
	试料质量m/g
	试液总体积V/mL
	分取体积V1/mL
	测试体积V2/mL

	0.0015~0.05
	1.00
	100
	-
	-

	>0.05～2.0
	0.25
	250
	-
	-


3.2测定范围
   本次试验各元素测定范围的确定是根据对目前国内主要锌及锌合金生产单位以及锌及锌合金标样研制单位的意见征集，结合市场对锌及锌合金产品杂质指标的最低要求、锌合金中各合金元素的种类和含量及目前国内各类锌光谱标样、锌合金标样种类及含量的要求确定，部分单位提出的含铬锌合金，铬最高达到1.5%，但未能提供相关样品，只能提供最高0.5%多的含铬样品，本次铬的测定范围上限定为0.6%。
3.3溶样方法及用酸量的选择
3.3.1 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛测定时，选择用硝酸溶样，分别选取4#、5#、43#（含硅）、16#（含硅）样品进行试验，分别称取1.0000g试样，加入不同量硝酸时，样品的溶解情况，结果见表3。
表3 硝酸用量对样品溶解情况的影响
	硝酸用量/mL
(1+1)
样品编号
	5
	10
	20
	25

	4#
	溶解缓慢，加热也不能完全溶解
	溶解稍快，加热后能溶解完全
	溶解速度快，溶液清亮，完全溶解
	溶解速度快，溶液清亮，完全溶解

	5#
	溶解缓慢，加热也不能完全溶解
	溶解稍快，加热后能溶解完全
	溶解速度快，溶液清亮，完全溶解
	溶解速度快，溶液清亮，完全溶解

	43#
	溶解缓慢，有少量不溶物
有黑渣
	溶解稍快，仍有少量不溶物
有黑渣
	溶解速度快，
有少量黑渣
	溶解速度快，
有少量黑渣

	16#
	溶解缓慢，有少量不溶物
有黑渣
	溶解稍快，仍有少量不溶物
有黑渣
	溶解速度快，
有黑渣
	溶解速度快，
有黑渣


试验表明，硝酸用量大于等于20mL时，样品溶解速度较快，且样品能完全溶解，考虑到分析样品成本和溶液稳定性，本试验选定硝酸用量为20mL溶解试样。
由于43#、16#样品溶液中有黑色残渣，主要是部分硅未溶解，有黑色残渣，用20mL硝酸溶解试样后，过滤洗涤残渣，将残渣连同滤纸置于铂坩埚中灰化，在800℃灼烧5min，冷却。加入几滴氢氟酸（3.10）并逐滴加入硝酸至溶液清亮，加热蒸发至干，冷却。用10mL硝酸溶解，移入容量瓶中稀释刻度，混匀。并用ICP-OES测定其中的铝、镁、镍、镧、铈、铅、镉、铁、铜、锡，测定结果见表4。结果显示含硅样品中硝酸溶样后，测定其他元素，滤渣中所含有的待测元素极少量，可以忽略不计，所以测定时，含硅样品可以直接将试液静置后测上清液或干过滤后测量。
表4 样品滤渣测定结果
	编号
	测定结果%

	
	La
	Ce
	Al
	Mg
	Ni

	16#
	0.00014
	0.00011
	0.025
	-
	-

	43#
	0.00014
	0.00027
	0.011
	0.00061
	-

	编号
	测定结果%

	
	Pb
	Cd
	Fe
	Cu
	Sn

	16#
	0.00004
	-
	0.0021
	-
	0.00002

	43#
	0.00008
	0.00005
	0.00032
	0.00003
	0.00011


3.3.2 样品中需要测锑时，选用两种溶样方法进行实验，分别用20mL硝酸和20mL硝酸-酒石酸混合酸溶解试样，考察两种溶样方式溶样效果及对结果的影响，分别选取23# 、33#、36# 号样品进行实验。两种酸溶样效果对比见表5， 
表5两种酸及不同加酸量溶样效果对比
	酸种类及
加入量
样品编号
	硝酸（3.11）20mL
	硝酸-酒石酸混合酸（3.19）20mL

	23#
	快速溶解、溶液清亮
	快速溶解、溶液清亮

	33#
	快速溶解、溶液清亮
	快速溶解、溶液清亮

	36#
	快速溶解、溶液清亮
	快速溶解、溶液清亮


表6两种酸溶样锑的测定结果
	结果
样品编号
	硝酸（3.11）20mL
	硝酸-酒石酸混合酸（3.19）20mL

	
	wSb%

	wSb%


	23#
	0.0022
	0.0024

	33#
	0.046
	0.048

	36#
	2.06
	2.12


试验现象表明，20mL硝酸和硝酸-酒石酸混合酸都能将含锑合金溶解清亮，两种溶样方式对锑的分析结果稍有影响，存在系统差，硝酸溶样结果略偏低，也是为防止锑水解，因此本实验测锑时采用统一溶样方式：20mL硝酸-酒石酸混合酸溶样。
3.3.3样品需要测定硅时，选用两种溶样方法进行实验，硝酸+氢氧化钠溶液和氢氧化钠溶液+过氧化氢，考察两种溶样方式的溶样效果，分别选取16#、17#样品，称样量分别为1.0000g和0.2500g进行实验。两种溶样效果对比见表7、表8。
表7 称样量1.0000g溶样效果
	溶样方式
样品编号
	氢氧化钠溶液（3.18）+过氧化氢（3.22）
	硝酸（3.11）+氢氧化钠溶液（3.18）

	17#
(wSi%:0.013)
	溶解速度慢，控制温度，不断摇动，需多次补加氢氧化钠，过氧化氢，费时费力，溶解速度超慢
	加入硝酸后，快速溶解，浓缩后，加入氢氧化钠加热溶解10～15min后，溶液变白，硅完全溶解。



表8 称样量0.2500g溶样效果
	溶样方式
样品编号
	氢氧化钠溶液（3.18）+过氧化氢（3.22）
	硝酸（3.11）+氢氧化钠溶液（3.18）

	16#
(wSi%:2.14)
	溶解较慢，溶解时间长
	加入硝酸后，快速溶解，浓缩到1～2mL样品发黑，加入10mL氢氧化钠溶液（3.18），溶液中硅明显被溶解，再次浓缩1～2mL，再次加入10mL氢氧化钠溶液（3.18），硅基本完全溶解，肉眼可见，瞬间清亮。


实验表明，溶解含硅样品时，用氢氧化钠溶液+过氧化氢和硝酸+氢氧化钠溶液都能将样品溶解，但是用氢氧化钠溶液+过氧化氢溶解速度慢，尤其是含铝低锌高的样品，很难溶解，耗时太长，用硝酸+氢氧化钠溶液，无论何种含硅样品，都能较快溶解，溶解效果好，因此本试验测硅时采用硝酸+氢氧化钠溶液的溶样方式。
3.3.4 补充硝酸-酒石酸混合酸用量对溶样及测试结果的影响。
配制硝酸-酒石酸混合酸溶液：50g酒石酸先溶解于250mL水中（略微加热助溶），再加入250mL硝酸中。选取23#、33#、36#样品，加入不同体积的硝酸-酒石酸混合酸，试验数据及试验现象见表9.
表9 加入不同含量硝酸-酒石酸混合酸溶液测试锑
	编号
	称样量
	10mL
	15mL
	20mL
	40mL

	
	
	溶样效果
	数据
	溶样效果
	数据
	溶样效果
	数据
	溶样效果
	数据

	23#
	1.0000g
	样品基本能溶解，时间较长
	0.0020
	样品能完全溶解，溶解速度稍快
	0.0022
	样品完全溶解，溶液清澈，溶解速度快
	0.0024
	样品完全溶解，溶液清澈，溶解速度快
	0.0023

	33#
	1.0000g
	样品基本能溶解，时间较长
	0.043
	样品能完全溶解，溶解速度稍快
	0.046
	样品完全溶解，溶液清澈，溶解速度快
	0.047
	样品完全溶解，溶液清澈，溶解速度快
	0.048

	36#
	0.25g
	样品基本能溶解，时间较长，溶解后易析出
	1.96
	样品能完全溶解，溶解速度稍快
	2.11
	样品完全溶解，溶液清澈，溶解速度快
	2.13
	样品完全溶解，溶液清澈，溶解速度快
	2.12


试验表明，加入20mL和40mL混合酸，样品都能较快溶解，溶解效果好，考虑节约成本，因此本试验测锑时采用加入20mL硝酸-酒石酸混合酸溶样。
3.4 条件选择试验
3.4.1 被测元素谱线选择
电感耦合等离子体发射光谱法分析谱线的选择应遵循目标元素谱线灵敏度高，干扰少的原则，通过在同一条件下，同时测定各谱线的强度及对待测谱线周围干扰谱线的观察分析，试验选择无干扰和信噪比高的谱线作为分析谱线，结果见表10。
	元素
	Pb
	Cd
	Fe
	Cu
	Sn
	Al
	Mg
	Cr
	As

	波长
nm
	220.3/283.3/216.9
	228.8/214.4/226.5
	238.2/259.9
	324.7/327.3
	189.9
	394.4/396.1
	279.0/285.2
	267.7/283.5
	189.0/193.7

	元素
	La
	Ce
	Ni
	Ti
	Mn
	Sb
	Bi
	Sr
	Si

	波长
nm
	333.7
	404.0
	221.6/231.6
	323.4/
334.9
	257.6/
259.3
	206.8/
217.5
	190.2/223.0/306.7
	216.5/
346.4
	212.4/
251.6/
288.1


10 被测元素谱线




3.4.2  检出限和测定下限
在仪器最佳条件下，根据合金种类配制的工作曲线的空白溶液，对空白溶液测定11次，计算标准偏差，以3倍的标准偏差为检出限，10倍的标准偏差为测定下限，结果见表11，结果显示，各元素的测定下限均能满足方法中的最低浓度要求。






表11检出限、测定下限
	元素
	Pb
	Cd
	Fe
	Cu
	Sn
	Al
	Mg
	La
	Ce

	检出限/g/mL
	0.0016
	0.0006
	0.0010
	0.0011
	0.0012
	0.00011
	0.0008
	0.0012
	0.0228

	检测下限/g/mL
	0.0054
	0.0020
	0.0035
	0.0037
	0.0039
	0.00037
	0.0026
	0.0039
	0.0763

	元素
	Ni
	Ti
	Mn
	Sb
	Bi
	Cr
	  Sr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	As
	Si

	检出限/g/mL
	0.0006
	0.0006
	0.0010
	0.0010
	0.0044
	0.0033
	0.00007
	0.0066   
	0.0005

	检测下限/g/mL
	0.0020
	0.0020
	0.0034
	0.0033
	0.0147
	0.011
	0.00024
	0.0219
	0.0016



3.4.3  最佳仪器工作参数的选择
对于电感耦合等离子体发射光谱分析，可调节的仪器参数主要有射频发生功率（RF）、工作气体流量（包括冷却气、辅助气、雾化气）、蠕动泵转速、观测方式等。其中，射频发生功率、雾化气流量和辅助气流量三者是影响分析线信号的关键因素。
[bookmark: _Toc461432434]不同元素的分析谱线或同一元素的不同分析谱线在其余分析条件相同的情况下，最佳射频发生功率、雾化气流量和辅助气流量是不同的，这就需要在多元素同时测定过程中选择一个合适的参数，本次试验选用测试过程中测定下限最低的铅、镉、铁、铜、锡、铝的标准溶液进行仪器工作参数的选择。
3.4.3.1  射频发生功率（RF）
在电感耦合等离子体发射光谱分析中，谱线强度和信号噪声明显地受射频发生功率的影响。本试验在固定其他仪器参数不变的情况下，使射频发生功率从950～1350W逐渐升高，测试0.02μg/mL铅、镉、铁、铜、锡、铝的标准溶液的灵敏度和稳定性，结果如图1所示。
由图1可以看出，随着射频发生功率逐渐升高，铅、镉、铁、铜、锡、铝的谱线发射强度逐渐增强。而功率过大会影响射频发生器的使用寿命，综合考虑，选择射频发生功率为1150 W。
[image: ]
图1  谱线强度和信号噪声随射频发生功率的变化
3.4.3.2  雾化气流量
雾化气流量的改变对信号强度有较大影响，在保证其他仪器工作条件不变的情况下，使雾化气流量从0.5～1.0L/min逐渐升高，测试0.02μg/mL铅、镉、铁、铜、锡、铝的标准溶液的发射强度的变化，结果如图2所示。
[image: ]

图2  谱线强度随雾化气流量的变化
由图2可以看出，随着雾化气流量从0.5～1.0L/min逐渐升高，铜的谱线0.75发射强度逐渐增强，铅、镉、铁、锡、铝的谱线发射强度逐渐减小。由于铅、锡的谱线发射强度相对较低，考虑到雾化气流量为0.5L/min时，铅、锡的发射强度最大，最终选用雾化气流量为0.55 L/min。
3.4.3.3  辅助气流量
本试验在固定其他仪器参数不变的情况下，使辅助气流量从0.5～2.0L/min逐渐升高，测试其对含有0.02μg/mL铅、镉、铁、铜、锡、铝标准溶液的发射强度的影响，结果如图3所示。
[image: ]

图3  谱线强度随辅助气流量的变化

由图3可以看出，随着辅助气流量从0.5～2.0L/min逐渐升高，镉的谱线发射强度先增大后减小并趋于平稳，铜的谱线发射强度先减小后增大再减小并趋于平稳，铅、铁、锡、铝的谱线发射强度先减小后趋于平稳。由于辅助气流量太大易把等离子体焰吹灭，太小则无法将等离子体焰吹离中心管从而起不到保护中心管的作用，综合考虑，最终试验选择辅助气流量为0.5 L/min。
3.4.4  硝酸的影响
选取质量浓度为1.00g/m和50.00g/mL的铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛混合标准溶液，考察了硝酸体积分数5.0%、10.0%、15.0%时对其测定的影响，结果见表12。
表12 硝酸对测定影响
	元素
	加入量
ρ/(g/mL)
	测得量ρ/(μg/mL)

	
	
	φ（硝酸）= 5.0%
	φ（硝酸）= 10.0%
	φ（硝酸）=15.0%

	Pb
	1.00
	1.03
	1.01
	1.01

	Cd
	1.00
	0.98
	1.00
	0.98

	Fe
	1.00
	0.97
	0.98
	0.95

	Cu
	1.00
	1.01
	1.04
	0.98

	Sn
	1.00
	1.02
	0.98
	1.00

	AL
	1.00
	0.97
	1.03
	1.01

	Mg
	1.00
	1.03
	1.03
	1.01

	La
	1.00
	1.02
	0.97
	0.96

	Ce
	1.00
	1.01
	1.02
	1.01

	Ni
	1.00
	1.04
	1.03
	1.01

	Ti
	1.00
	0.97
	1.03
	0.96

	Mn
	1.00
	1.02
	1.03
	1.04

	Sb
	1.00
	0.95
	0.99
	1.01

	Bi
	1.00
	1.02
	0.97
	0.96

	Cr
	1.00
	1.03
	0.98
	1.02

	Sr
	1.00
	1.01
	1.05
	0.97

	As
	1.00
	0.97
	1.02
	0.97

	Pb
	50.00
	50.05
	50.08
	49.98

	Cd
	50.00
	49.91
	49.93
	50.00

	Fe
	50.00
	49.89
	50.04
	49.95

	Cu
	50.00
	49.90
	49.95
	49.88

	Sn
	50.00
	49.99
	50.01
	49.93

	AL
	50.00
	50.08
	49.92
	50.01

	Mg
	50.00
	49.90
	50.07
	50.05

	La
	50.00
	49.94
	49.91
	49.90

	Ce
	50.00
	49.92
	50.09
	50.02

	Ni
	50.00
	49.97
	49.95
	49.99

	Ti
	50.00
	50.07
	50.02
	50.01

	Mn
	50.00
	49.95
	49.97
	49.89

	Bi
	50.00
	49.95
	49.92
	49.97

	Cr
	50.00
	50.01
	50.02
	50.02

	Sr
	50.00
	50.07
	49.98
	49.96

	As
	50.00
	49.95
	50.01
	49.92


    试验表明，硝酸体积分数5.0%、10.0%、20.0%时对各元素的测定基本无影响。因此考虑分析成本和溶液的稳定性， 方法Ⅰ溶样的试验选择硝酸酸度10%作为测定介质，保持标准溶液与测试溶液酸度一致。
3.4.5 酒石酸的影响
试验考察酒石酸的量对被测元素的影响，在100mL容量瓶中配制质量浓度为1.00ug/mL和20.00g/mL的锑，加入不同量硝酸-酒石酸混合酸，分别用无酸标准溶液，10%硝酸标准溶液，20mL硝酸-酒石酸混合酸标准溶液对其进行测定，考察酒石酸对锑测定结果的影响，结果见表13。
表13 酒石酸对测定影响
	元素
	溶液浓度
ρ/(g/mL)
	测得量ρ/（μg/mL）（无酸标准曲线）

	
	
	混合酸量（3.19）10mL
	混合酸量（3.19）20mL
	混合酸量（3.19）30mL

	Sb
	1.00
	1.05
	1.01
	0.98

	Sb
	20.00
	18.678
	17.662
	16.591

	元素
	溶液浓度
ρ/(g/mL)
	测得量ρ/（μg/mL）（10%硝酸标准溶液）

	
	
	混合酸量10mL
	混合酸量20mL
	混合酸量30mL

	Sb
	1.00
	1.04
	0.99
	0.97

	Sb
	20.00
	21.84
	20.10
	18.74

	元素
	溶液浓度
ρ/(g/mL)
	测得量ρ/（μg/mL）（20mL硝酸-混合酸标准溶液（3.19））

	
	
	混合酸量10mL
	混合酸量20mL
	混合酸量30mL

	Sb
	1.00
	0.96
	0.97
	0.99

	Sb
	20.00
	21.136
	19.981
	18.650


由表13看出，混合酸及其用量对低锑测定结果没有影响；对高锑测定结果有影响。只有测试介质种类和量完全匹配时，才能消除影响，综合考虑分析成本及稳定性，本试验选取硝酸-酒石酸混合酸酸度为20%，标准溶液与测试液保持一致。
3.4.6 盐类的影响
方法Ⅲ溶样测定硅含量时，测试液中会引进钠盐，本次试验考察钠盐对硅测定的影响。分别用 7# 、38# 、40# 样品进行试验，其他测试条件不变的情况下，分别用只含有10%硝酸的硅标准曲线和用工作曲线Ⅲ中配置的工作曲线进行测定，测定结果见表14.
表14两种不同曲线测定硅结果
	标准曲线      
样品编号
	硝酸10%硅标准曲线
	工作曲线Ⅲ配置曲线


	
	wSi %
	wSi %

	7#
	0.0012、0.0018、0.0021、0.0030
	0.0020、0.0017、0.0019、0.0018

	38#
	0.091、0.10、0.13、0.16
	0.097、0.097、0.098、0.10

	40#
	1.34、1.29、1.50、1.67
	1.55、1.53、1.58、1.59

	16#
	1.66、1.76、2.76、2.38
	2.16、2.20、2.14、2.13


从表14结果得出，钠盐的存在对硅测定结果影响是比较明显的，测定结果不稳定，所以测定硅的标准曲线溶液中要补加与样品测试液中相同量的氢氧化钠，用硝酸调至中性后，再补加硝酸，保持标准液与测试液盐度、酸度一致。
3.5 本试验过程中，对于质量分数小于0.0005%的铅、镉、铁、铜、锡、铝的测定，国内市场很难买到合适的锌基体，无法进行锌基体匹配方法试验，因此考虑此类样品采用无基体标准曲线溶液和标准加入法进行试验，采用国际锌光谱标样：58NCJZ1001（SRM683 ）和我司早期炼制内控样进行验证，测试结果见表15.
表15两种方法测定结果
	标样名称
	标样值（ppm）
	无基体标准曲线结果（ppm）

	
	Pb
	Cd
	Fe
	Cu
	Sn
	Al
	Pb
	Cd
	Fe
	Cu
	Sn
	Al

	58NCJZ1001(SRM683 )
	11
	1.1
	2.2
	5.9
	-
	-
	11
	1.2
	2.1
	6.2
	-
	-

	内控样
	10
	3.0
	3.5
	1.1
	1.5
	3.7
	9.6
	3.1
	3.3
	1.1
	1.3
	3.6

	标样名称
	标样值（ppm）
	标准加入法结果（ppm）

	
	Pb
	Cd
	Fe
	Cu
	Sn
	Al
	Pb
	Cd
	Fe
	Cu
	Sn
	Al

	内控样
	10
	3.0
	3.5
	1.1
	1.5
	3.7
	10
	3.3
	3.6
	1.2
	1.2
	4.1


通过表15结果显示，两种方法的结果与标样值是一致的，因此本试验质量分数小于0.0005%的铅、镉、铁、铜、锡、铝的测定可以采用无基体标准曲线法和标准加入法测定，由于我司只购买一块国际锌光谱标样：58NCJZ1001(SRM683 ），量太少，不能为验证单位提供此样品，只提供内控样品进行验证。
3. 6 基体及共存元素的干扰
本试验除质量分数小于0.0005%的铅、镉、铁、铜、锡、铝的测定外，其他元素测定均根据合金元素种类和含量进行基体匹配，称样量为1g的样品，合金元素含量在0.01%以上，称样量为0.25g的样品，合金元素含量在0.1%以上，都要进行基体匹配或配置成混合标准液，因此无需做共存元素干扰试验。
3.7 精密度试验
试验选取各个水平的锌及锌合金样品，按试验方法在相同的测试条件下获得11次独立的测试结果，分别计算其平均值和相对标准偏差（RSD），结果如表16所示。



表16精密度试验结果（%）
	编号
	元素
	测定值/%
	平均值/%
	SD
/%
	RSD
/%

	1#
	Pb
	0.00019、0.00020、0.00018、0.00018、0.00020、0.00019、0.00020、0.00020、0.00022、0.00020、0.00019
	0.00020
	0.000011
	5.50

	
	AL
	0.00030、0.00032、0.00031、0.00033、0.00036、0.00032、0.00036、0.00031、0.00038、0.00033、0.00034
	0.00033
	0.000025
	7.57

	2#
	Cd
	0.00019、0.00019、0.00020、0.00019、0.00018、0.00017、0.00017、0.00018、0.00017、0.00018、0.00017
	0.00018
	0.000010
	5.56

	
	Sn
	0.00012、0.00015、0.00013、0.00013、0.00016、0.00014、0.00017、0.00017、0.00012、0.00015、0.00016
	0.00014
	0.000019
	13.57

	3#
	Fe
	0.00017、0.00017、0.00014、0.00015、0.00014、0.00015、0.00015、0.00016、0.00014、0.00015、0.00016
	0.00015
	0.000010
	6.67

	
	Cu
	0.00054、0.00054、0.00055、0.00055、0.00055、0.00055、0.00057、0.00057、0.00055、0.00055、0.00057
	0.00055
	0.000011
	2.00

	
	Pb
	0.0022、0.0023、0.0020、0.0020、0.0022、0.0023、0.0021、0.0021、0.0021、0.0021、0.0021
	0.0021
	0.00010
	4.76

	4#
	Cd
	0.0026、0.0026、0.0027、0.0028、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027
	0.0027
	0.000054
	2.00

	
	Fe
	0.0039、0.0039、0.0041、0.0043、0.0041、0.0041、0.0044、0.0040、0.0041、0.0044、0.0041
	0.0041
	0.00017
	4.14

	
	Sn
	0.0025、0.0025、0.0026、0.0027、0.0027、0.0025、0.0025、0.0025、0.0025、0.0025、0.0025
	0.0025
	0.000082
	3.28

	
	Pb
	0.0064、0.0065、0.0068、0.0068、0.0066、0.0066、0.0064、0.0067、0.0064、0.0064、0.0066
	0.0066
	0.00016
	2.42

	
	Cu
	5.25、5.09、5.10、5.22、5.07、5.07、5.18、5.07、5.18、5.15、5.09
	5.13
	0.090
	1.76

	
	Ni
	0.0027、0.0027、0.0028、0.0028、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027
	0.0027
	0.000040
	1.48

	
	Mg
	0.054、0.053、0.055、0.055、0.053、0.054、0.053、0.053、0.053、0.053、0.052
	0.053
	0.00093
	1.75

	5#
	Cu
	0.0081、0.0080、0.0079、0.0080、0.0079、0.0078、0.0080、0.0082、0.0079、0.0080、0.0081
	0.0080
	0.00011
	1.38

	
	Ti
	0.00069、0.00070、0.00068、0.00069、0.00068、0.00071、0.00074、0.00072、0.00071、0.00072、0.00074
	0.00071
	0.000021
	2.96

	
	Cr
	0.0029、0.0030、0.0029、0.0030、0.0029、0.0030、0.0030、0.0031、0.0030、0.0030、0.0031
	0.0030
	0.000070
	2.33

	6#
	AL
	0.074、0.073、0.072、0.070、0.072、0.070、0.071、0.069、0.070、0.069、0.071
	0.071
	0.0016
	2.25

	
	Bi
	0.011、0.011、0.011、0.011、0.011、0.012、0.012、0.010、0.011、0.011、0.011
	0.011
	0.00054
	4.91

	7#
	Mn
	0.0041、0.0041、0.0041、0.0041、0.0040、0.0041、0.0041、0.0041、0.0041、0.0040、0.0041
	0.0041
	0.000040
	0.98

	
	Si
	0.0021、0.0017、0.0024、0.0019、0.0021、0.0018、0.0018、0.0017、0.0018、0.0017、0.0018
	0.0019
	0.00022
	11.58

	8#
	Bi
	0.0018、0.0018、0.0018、0.0018、0.0018、0.0018、0.0019、0.0018、0.0019、0.0018、0.0018
	0.0018
	0.000040
	2.22

	
	Ti
	0.0032、0.0032、0.0031、0.0032、0.0031、0.0030、0.0033、0.0032、0.0030、0.0030、0.0031
	0.0031
	0.00010
	3.22

	
	Cr
	0.032、0.031、0.032、0.032、0.030、0.031、0.031、0.025、0.027、0.027、0.030
	0.030
	0.0024
	8.00

	9#
	As
	0.0057、0.0058、0.0058、0.0057、0.0058、0.0059、0.0059、0.0058、0.0058、0.0057、0.0061
	0.0058
	0.00012
	2.07

	
	Fe
	0.26、0.26、0.27、0.26、0.25、0.26、0.26、0.25、0.26、0.26、0.26
	0.26
	0.0054
	2.08

	10#
	Cd
	0.053、0.053、0.054、0.053、0.056、0.056、0.055、0.055、0.055、0.054、0.054
	0.054
	0.0011
	2.04

	
	Pb
	0.048、0.047、0.047、0.046、0.047、0.046、0.047、0.048、0.049、0.049、0.048
	0.047
	0.0010
	2.13

	
	Cu
	4.08、4.08、4.02、3.99、4.02、4.05、4.06、4.08、4.00、3.99、4.06
	4.04
	0.036
	0.89

	11#
	Fe
	0.012、0.011、0.012、0.012、0.013、0.011、0.012、0.011、0.012、0.012、0.012
	0.012
	0.00060
	5.00

	
	La
	0.027、0.028、0.029、0.029、0.029、0.027、0.028、0.029、0.029、0.030、0.027
	0.028
	0.0010
	3.57

	
	Ni
	0.032、0.032、0.031、0.032、0.033、0.032、0.032、0.032、0.032、0.032、0.032
	0.032
	0.00045
	1.41

	12#
	Cu
	0.068、0.067、0.066、0.068、0.066、0.065、0.068、0.066、0.065、0.066、0.065
	0.066
	0.0012
	1.82

	
	Pb
	0.53、0.53、0.53、0.54、0.54、0.54、0.55、0.53、0.53、0.53、0.53
	0.53
	0.0069
	1.30

	13#
	Ce
	0.0064、0.0064、0.0065、0.0066、0.0063、0.0063、0.0063、0.0064、0.0063、0.0065、0.0063
	0.0064
	0.00010
	1.56

	14#
	Ti
	0.030、0.031、0.031、0.031、0.029、0.028、0.029、0.029、0.032、0.031、0.031
	0.030
	0.0013
	4.33

	15#
	Mn
	0.028、0.028、0.028、0.028、0.028、0.028、0.028、0.028、0.028、0.028、0.029
	0.028
	0.00030
	1.07

	
	La
	0.33、0.32、0.32、0.36、0.35、0.34、0.35、0.33、0.32、0.34、0.34
	0.34
	0.014
	4.12

	
	Ce
	0.45、0.46、0.47、0.50、0.47、0.45、0.49、0.49、0.46、0.46、0.50
	0.47
	0.019
	4.04

	
	Mg
	0.0089、0.0090、0.0089、0.0090、0.0089、0.0089、0.0089、0.0090、0.0089、0.0089、0.0089
	0.0089
	0.000047
	0.53

	16#
	Sr
	0.045、0.045、0.044、0.044、0.043、0.043、0.045、0.042、0.036、0.038、0.044
	0.043
	0.0030
	6.98

	
	Si
	2.16、2.20、2.28、2.10、2.19、2.04、2.24、2.00、2.10、2.06、2.15
	2.14
	0.087
	4.07

	17#
	La
	0.0097、0.0097、0.0098、0.0098、0.0097、0.0097、0.0097、0.0096、0.0086、0.0078、0.0099
	0.0095
	0.00065
	6.84

	
	Ni
	0.00046、0.00052、0.00050、0.00051、0.00046、0.00052、0.00051、0.00049、0.00048、0.00050、0.00050
	0.00050
	0.000021
	4.20

	
	Ce
	0.014、0.014、0.014、0.014、0.013、0.013、0.012、0.012、0.011、0.013、0.014
	0.013
	0.0010
	7.69

	
	Si
	0.013、0.012、0.013、0.013、0.013、0.013、0.014、0.015、0.014、0.014、0.012
	0.013
	0.00090
	6.92

	18#
	Cd
	0.46、0.46、0.47、0.46、0.47、0.46、0.47、0.45、0.46、0.45、0.46
	0.46
	0.0070
	1.52

	
	Pb
	1.01、0.99、1.00、1.04、0.98、1.06、1.05、1.03、1.03、1.02、0.99
	1.02
	0.026
	2.55

	
	Cu
	2.38、2.37、2.35、2.41、2.44、2.45、2.45、2.42、2.48、2.46、2.43
	2.42
	0.041
	1.69

	
	Ni
	0.24、0.25、0.24、0.24、0.23、0.23、0.24、0.23、0.29、0.29、0.29
	0.25
	0.025
	10.00

	
	Mn
	0.19、0.20、0.19、0.19、0.19、0.19、0.19、0.19、0.19、0.19、0.19
	0.19
	0.0030
	1.58

	19#
	AL
	0.98、0.97、0.96、0.98、0.96、0.98、0.97、0.97、0.97、0.97、0.97
	0.97
	0.0070
	0.72

	
	Mg
	0.94、0.96、0.93、0.92、0.95、0.94、0.95、0.95、0.96、0.94、0.94
	0.94
	0.012
	1.28

	20#
	Ni
	0.57、0.57、0.56、0.57、0.57、0.56、0.57、0.57、0.56、0.56、0.57
	0.57
	0.0050
	0.88

	
	Bi
	0.59、0.59、0.58、0.59、0.58、0.57、0.58、0.58、0.57、0.57、0.58
	0.58
	0.0077
	1.33

	21#
	Ti
	0.16、0.15、0.15、0.15、0.15、0.15、0.15、0.15、0.14、0.15、0.15
	0.15
	0.0045
	3.00

	
	Cr
	0.53、0.56、0.55、0.54、0.54、0.51、0.50、0.51、0.54、0.54、0.55
	0.53
	0.019
	3.58

	22#
	Pb
	1.97、1.98、1.96、1.97、1.97、1.95、1.95、1.95、1.94、1.93、1.93
	1.95
	0.017
	0.87

	
	Sr
	0.30、0.29、0.31、0.31、0.30、0.30、0.28、0.28、0.29、0.31、0.29
	0.30
	0.011
	3.67

	23#
	Sn
	0.023、0.024、0.028、0.027、0.025、0.024、0.027、0.025、0.028、0.027、0.027
	0.026
	0.0018
	6.92

	
	Cu
	0.18、0.19、0.19、0.18、0.19、0.19、0.19、0.19、0.18、0.19、0.18
	0.19
	0.0050
	2.63

	
	Sb
	0.0025、0.0025、0.0020、0.0021、0.0024、0.0023、0.0025、0.0025、0.0026、0.0025、0.0026
	0.0024
	0.00020
	8.33

	24#
	As
	0.021、0.021、0.021、0.020、0.021、0.021、0.022、0.021、0.020、0.021、0.021
	0.021
	0.00054
	2.57

	25#
	Ni
	1.49、1.47、1.47、1.53、1.49、1.53、1.49、1.53、1.52、1.51、1.52
	1.50
	0.023
	1.53

	
	Bi
	1.06、1.04、1.04、1.08、1.05、1.06、1.05、1.07、1.07、1.06、1.06
	1.06
	0.013
	1.06

	26#
	Ni
	2.52、2.49、2.49、2.57、2.55、2.55、2.61、2.61、2.57、2.60、2.63
	2.56
	0.048
	1.88

	
	Bi
	1.58、1.56、1.55、1.59、1.58、1.58、1.59、1.59、1.57、1.58、1.60
	1.58
	0.014
	0.89

	27#
	AL
	3.06、2.94、2.98、3.05、3.00、3.01、3.05、2.97、3.01、2.97、3.03
	3.01
	0.039
	1.30

	
	Mg
	3.18、3.09、3.08、3.05、2.98、2.98、3.12、3.07、3.15、2.99、3.06
	3.07
	0.067
	2.18

	28#
	AL
	5.87、5.74、5.79、5.83、5.83、5.80、5.79、5.71、5.77、5.78、5.75
	5.79
	0.045
	0.78

	
	Mg
	5.66、5.52、5.54、5.57、5.55、5.53、5.59、5.57、5.59、5.54、5.60
	5.57
	0.040
	0.72

	29#
	Mg
	1.54、1.56、1.56、1.58、1.51、1.54、1.55、1.54、1.56、1.55、1.55
	1.55
	0.018
	1.16

	30#
	AL
	12.33、12.11、12.20、12.22、12.18、12.17、12.31、12.20、12.07、12.09、12.00
	12.17
	0.099
	0.81

	31#
	AL
	16.36、16.42、16.44、16.47、16.35、16.44、16.16、16.40、16.44、16.39、16.39
	16.39
	0.084
	0.51

	32#
	AL
	20.44、20.67、20.38、20.25、20.34、20.38、20.25、20.47、20.01、20.05、20.07
	20.30
	0.20
	0.99

	33#
	Sb
	0.048、0.048、0.048、0.048、0.048、0.048、0.048、0.049、0.049、0.048、0.049
	0.048
	0.00047
	0.98

	34#
	Sb
	0.20、0.20、0.21、0.20、0.20、0.20、0.21、0.20、0.21、0.19、0.19
	0.20
	0.0070
	3.50

	35#
	Sb
	1.28、1.27、1.27、1.26、1.27、1.28、1.27、1.26、1.26、1.26、1.26
	1.27
	0.0079
	0.62

	36#
	Sb
	2.14、2.13、2.13、2.12、2.12、2.08、2.11、2.10、2.06、2.08、2.09
	2.11
	0.025
	1.18

	
	As
	0.00029、0.00034、0.00033、0.00031、0.00029、0.00033、0.00030、0.00030、0.00031、0.00030、0.00030
	0.00031
	0.000017
	5.48

	
	AL
	0.0027、0.0025、0.0022、0.0023、0.0028、0.0029、0.0026、0.0027、0.0028、0.0022、0.0022
	0.0025
	0.00027
	10.80

	37#
	Si
	0.054、0.052、0.052、0.050、0.050、0.050、0.053、0.053、0.053、0.049、0.050
	0.051
	0.0017
	3.33

	38#
	Si
	0.13、0.13、0.14、0.14、0.13、0.13、0.13、0.14、0.14、0.13、0.13
	0.13
	0.0050
	3.85

	39#
	Si
	0.55、0.57、0.54、0.57、0.54、0.54、0.54、0.57、0.56、0.56、0.55
	0.55
	0.013
	2.36

	40#
	Si
	1.55、1.58、1.53、1.53、1.59、1.56、1.56、1.55、1.52、1.52、1.55
	1.55
	0.023
	1.48

	41#
	Sr
	0.0078、0.0079、0.0078、0.0080、0.0077、0.0077、0.0079、0.0078、0.0079、0.0080、0.0079
	0.0079
	0.00010
	1.27

	42#
	Cu
	0.00011、0.00010、0.00010、0.00010、0.00010、0.00012、0.00010、0.00013、0.00011、0.00012、0.00011
	0.00011
	0.000010
	9.09


[bookmark: _Toc51168759]从表16可以看出各元素11次测定的相对标准偏差，说明本方法的精密度较高。
3.8  方法准确度试验
试验选取4#、18#、26#、27#、21#、23#、16#、24#、17#、11#、1#、2#、3#共13个样品，按表17中的加标量加入待测溶液，在电感耦合等离子体原子发射光谱仪最佳测定条件下测定元素含量，计算出元素的加标回收率。测定结果见表17。
表17加标回收试验结果（%）
	样品编号
	元素
	样品含量/mg
	加标量/mg
	测得量/mg
	回收率/%

	26#
	Ni
	6.40
	5.00
	11.38
	99.60

	
	
	
	10.00
	16.41
	100.10

	
	Bi
	3.95
	2.00
	5.97
	101.00

	
	
	
	5.00
	8.89
	98.80

	4#
	Cu
	12.80
	5.00
	17.79
	99.80

	
	
	
	10.00
	22.85
	100.50

	
	Sn
	0.025
	1.00
	1.02
	99.50

	
	
	
	2.00
	1.98
	97.75

	18#
	Pb
	2.55
	2.00
	4.59
	102.00

	
	
	
	5.00
	7.66
	102.20

	
	Cd
	4.60
	4.00
	8.64
	101.00

	
	
	
	10.00
	14.58
	99.80

	
	Mn
	1.90
	2.00
	3.92
	101.00

	
	
	
	4.00
	5.90
	100.00

	27#
	AL
	7.52
	5.00
	12.56
	100.80

	
	
	
	10.00
	17.60
	100.80

	
	Mg
	7.68
	5.00
	12.69
	100.20

	
	
	
	10.00
	17.62
	99.40

	21#
	Ti
	1.50
	2.00
	3.48
	99.00

	
	
	
	4.00
	5.52
	100.50

	
	Cr
	1.32
	1.00
	2.31
	99.00

	
	
	
	2.00
	3.32
	100.00

	23#
	Sb
	0.024
	1.00
	1.02
	99.90

	.0
	
	
	2.00
	2.03
	100.30

	24#
	As
	0.21
	1.00
	1.20
	99.00

	
	
	
	2.00
	2.20
	99.50

	16#
	Sr
	0.43
	1.00
	1.42
	99.00

	
	
	
	2.00
	2.46
	101.50

	
	Si
	5.35
	2.00
	7.37
	101.00

	
	
	
	5.00
	10.39
	100.80

	17#
	La
	0.095
	1.00
	1.06
	96.50

	
	
	
	2.00
	2.08
	99.25

	
	Ce
	0.13
	1.00
	1.12
	99.00

	
	
	
	2.00
	2.09
	98.00

	11#
	Fe
	0.12
	1.00
	1.13
	101.00

	
	
	
	2.00
	2.11
	99.50

	1#
	Pb
	0.0020
	0.01
	0.012
	100.00

	
	
	
	0.02
	0.022
	100.00

	
	AL
	0.0033
	0.01
	0.013
	97.00

	
	
	
	0.02
	0.023
	98.5.00

	2#
	Cd
	0.0018
	0.01
	0.012
	102.00

	
	
	
	0.02
	0.022
	101.00

	
	Sn
	0.0014
	0.01
	0.011
	96.00

	
	
	
	0.02
	0.021
	98.00

	3#
	Fe
	0.0015
	0.01
	0.012
	105.00

	
	
	
	0.02
	0.022
	102.50

	
	Cu
	0.0055
	0.01
	0.016
	105.00

	
	
	
	0.02
	0.026
	102.50


由表17可以看出：上述元素的加标回收率均在96.00%～105.0%之间，能够满足分析要求。
3.9 精密度计算
根据《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》规定，对20家起草单位提供的精密度试验数据进行了数理统计分析，详情见本文件“十三、附件－试验数据处理及精密度计算”。重复性限和再现性限计算结果分别见表18～表19。
3.9.1重复性
在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表18数据采用线性内插法或外延法求得。   
表18  重复性限（r）
	[image: ]Pb /%
	0.00020
	0.0022
	0.0065
	0.048
	0.54
	1.02
	1.96
	-
	-

	r /%
	0.00004
	0.0003
	0.0005
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	0.003
	0.02
	-
	-
	-
	-
	-

	
%
	0.0018
	0.013
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	0.003
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3.9.2 再现性
在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表19给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表19数据采用线性内插法或外延法求得。

表19  再现性限（R）
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	0.00015
	0.0041
	0.012
	0.25
	-
	-
	-
	-
	-
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	0.003
	0.04
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	-
	-
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	0.00012
	0.00057
	0.0080
	0.067
	0.18
	2.42
	4.01
	5.18
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	0.00005
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	0.0006
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	0.05
	0.08
	0.08
	-
	-
	-
	-

	
%
	0.0030
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	0.0005
	0.006
	0.03 
	-
	-
	-
	-
	-

	
%
	0.0018
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	0.09
	0.22
	-
	-



四、标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。
五、预期达到的社会效益等情况
5.1 项目的必要性简述
锌具有良好的抗电磁场性能。锌的导电率是标准电工铜的29%，在射频干扰的场合，锌板是一种非常有效的屏蔽材料，同时由于锌是非磁性的，适合做仪器仪表零件的材料及仪表壳体及钱币，同时，锌自身及与其他金属碰撞不会发生火花，适合作井下防爆器材。广泛用于橡胶 、涂料、搪瓷、医药、印刷、纤维等工业。锌具有适宜的化学性能。锌可与NH4CI发生作用，放出H+正离子。锌-二氧化锰电池正是利用锌的这个特点，用锌合金做电池的外壳，既是电池电解质的容器，又参加电池反应构成电池的阳极。它的这一性能也被广泛地应用于医药行业。锌合金是以锌为基础加入其他元素组成的合金。常加的合金元素有铝、铜、镁、镉、铅、钛等低温锌合金。锌合金熔点低，流动性好，易熔焊，钎焊和塑性加工，在大气中耐腐蚀，残废料便于回收和重熔；但蠕变强度低，易发生自然时效引起尺寸变化。熔融法制备，压铸或压力加工成材。按制造工艺可分为铸造锌合金和变形锌合金。锌及锌合金产业的发展前景十分开阔。
现行国行标相关方法标准的现状：《锌及锌合金化学分析方法》GB/T 12689自2004年实施以来，只有第1部分和第7部分在2010年进行了修订，其余10个部分已应用了18年，分析标准方法包括铝量、砷量、镉量、铜量、铁量、铅量、镁量、硅量、锑量、锡量、镧、铈量的测定，共12个部分。
按照国家标准委、工信部科技司下发的文件要求，加强标准制修订工作，持续优化存量国家标准结构和质量，因此要不断发展和完善锌及锌合金化学分析方法，扩大方法的适用范围，建立更适应生产需求、市场期望的标准方法。为此葫芦岛锌业股份有限公司提出对《锌及锌合金化学分析方法》进行修订。本次修订《锌及锌合金化学分析方法  第12部分铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》。
5.2 项目的可行性简述
电感耦合等离子体原子发射光谱法是经典化学分析方法，方法成熟，准确度高，检测方法公认度高，电感耦合等离子体原子发射光谱是实验室普遍使用的检测设备。
5.3 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益
该标准的编写符合GB/T1.1-2020《标准化工作导则》的编制要求。标准方法成熟，分析数据准确可靠、可行，能够准确满足现有的产品标准要求，与其他GB/T12689—202x标准衔接配套，互为补充。该标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰、可操作性强，达到了国内先进水平。
六、采用国际标准和国外先进标准的情况
无。
七、与现行法律法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况
本标准与有关的现行法律法规和强制性国家标准没有冲突。
本标准与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。
八、重大分歧意见的处理经过和依据
编制组严格按既定编制原则进行编写，本标准起草过程中未发生重大的分歧意见。
九、标准作为强制性或推荐性标准的建议
建议该标准作为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。
十、贯彻标准的要求和措施建议
本标准规范了锌及锌合金中铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法，有利于整个行业分析水平的提升。本标准发布执行后，建议标准主管单位积极向生产厂家及国内外用户进行推广。本标准在制定过程中，调研了国内多家冶炼企业，标准技术先进，具有充分的可操作性、适用性，完全能够满足国内外用户、市场的需求。
十一、废止现行有关标准的建议
建议本标准代替GB/T12689.12-2004《锌及锌合金化学分析方法  铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定  电感耦合等离子体-发射光谱法》
十二、其他应予说明的事项
无。
十三、附件：试验数据处理及精密度计算
《锌及锌合金化学分析方法  第12部分铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》
试验数据处理及精密度计算
2023年11月—2024年12月，葫芦岛锌业股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、苏州市祥冠分析检测有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、昆明冶金研究院有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司共21家单位共同参与了《锌及锌合金化学分析方法  第12部分铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准起草试验。各实验室按照标准草案要求，对编号为1#～42#的42个样品各进行5或11次独立测定，其中因广西华锡有色金属股份有限公司大部分数据未检测，不参与试验数据处理与计算。
按照《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》的规定，对试验数据进行如下统计分析。
1  实验室编号
附表 1 实验室编号
	编号
	实验室名称
	编号
	实验室名称

	1
	葫芦岛锌业股份有限公司
	11
	昆明冶金研究院有限公司

	2
	防城港市东途矿产检测有限公司
	12
	国合通用（青岛）测试评价有限公司

	3
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂
	13
	苏州市祥冠分析检测有限公司

	4
	铜陵有色金属集团控股有限公司
	14
	江西铜业铅锌金属有限公司

	5
	紫金矿业集团股份有限公司
	15
	中铝洛阳铜加工有限公司

	6
	深圳双易达检测技术有限公司
	16
	上海有色金属工业技术监测中心有限公司

	7
	河南豫光金铅股份有限公司
	17
	大冶有色设计研究院有限公司

	8
	山东恒邦冶炼股份有限公司
	18
	株洲冶炼集团股份有限公司

	9
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	19
	中国检验认证集团广西有限公司

	10
	国标（北京）检验认证有限公司
	20
	云南驰宏锌锗股份有限公司


2  试验数据及实验室内格拉布斯检验
为防止实验室内变异来自某个异常的测试结果，对各实验室内每个水平的试验数据进行Grubbs检验。各实验室原始数据、单元平均值、单元标准偏差等试验数据及格拉布斯检验结果列表，详见附表2-1~360，单位为质量百分数。
经Grubbs检验，实验室1的28#Mg水平试验结果5.66、9#As水平试验结果0.0061、17#La水平试验结果0.0078，实验室9的36#Al水平试验结果0.0022、20#Ni水平试验结果0.57、5#Ti水平试验结果0.00077、8#Cr水平试验结果0.027、25#Bi水平试验结果1.09、13#Ce水平试验结果0.0064、33#Sb水平试验结果0.047，实验室11的2#Cd水平试验结果0.00022、23#Sb水平试验结果0.0029，实验室16的22#Pb水平试验结果1.965、25#Bi水平试验结果1.021为歧离值，予以保留；实验室1的31#Al水平试验结果16.16、7#Mn水平试验结果0.0040、15#Mn水平试验结果0.029、18#Mn水平试验结果0.20，实验室3的12#Cu水平试验结果0.060、21#Ti水平试验结果0.14、9#As水平试验结果0.0050，实验室9的33#Sb水平试验结果0.047，实验室16的30#Al水平试验结果12.658、26#Ni水平试验结果2.537，27#Mg水平试验结果3.075，40#Si水平试验结果1.432为离群值，作舍弃处理。其余试验结果无异常。
附表 2-1 试验数据及Grubbs检验
	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	1
	1
	0.00019
	0.0022
	0.0064
	0.048
	0.53
	1.01
	1.97

	
	2
	0.00020
	0.0023
	0.0065
	0.047
	0.53
	0.99
	1.98

	
	3
	0.00018
	0.0020
	0.0068
	0.047
	0.53
	1.00
	1.96

	
	4
	0.00018
	0.0020
	0.0068
	0.046
	0.54
	1.04
	1.97

	
	5
	0.00020
	0.0022
	0.0066
	0.047
	0.54
	0.98
	1.97

	
	6
	0.00019
	0.0023
	0.0066
	0.046
	0.54
	1.06
	1.95

	
	7
	0.00020
	0.0021
	0.0064
	0.047
	0.55
	1.05
	1.95

	
	8
	0.00020
	0.0021
	0.0067
	0.048
	0.53
	1.03
	1.95

	
	9
	0.00022
	0.0021
	0.0064
	0.049
	0.53
	1.03
	1.94

	
	10
	0.00020
	0.0021
	0.0064
	0.049
	0.53
	1.02
	1.93

	
	11
	0.00019
	0.0021
	0.0066
	0.048
	0.53
	0.99
	1.93

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000195
	0.00214
	0.00656
	0.0475
	0.535
	1.018
	1.955

	
	SD
	0.0000113
	0.000103
	0.000157
	0.00104
	0.00688
	0.0264
	0.0169

	
	RSD/%
	5.79
	4.81
	2.39
	2.19
	1.29
	2.59
	0.86

	
	Max
	0.00022
	0.0023
	0.0068
	0.049
	0.55
	1.06
	1.98

	
	Min
	0.00018
	0.0020
	0.0064
	0.046
	0.53
	0.98
	1.93

	
	Gmax
	2.212
	1.553
	1.529
	1.442
	2.180
	1.591
	1.479

	
	Gmin
	1.327
	1.359
	1.079
	1.442
	0.727
	1.439
	1.479

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-2
	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	1
	1
	0.00030
	0.0027
	0.074
	0.98
	3.06
	5.87
	12.33
	16.36
	20.44

	
	2
	0.00032
	0.0025
	0.073
	0.97
	2.94
	5.74
	12.11
	16.42
	20.67

	
	3
	0.00031
	0.0022
	0.072
	0.96
	2.98
	5.79
	12.20
	16.44
	20.38

	
	4
	0.00033
	0.0023
	0.070
	0.98
	3.05
	5.83
	12.22
	16.47
	20.25

	
	5
	0.00036
	0.0028
	0.072
	0.96
	3.00
	5.83
	12.18
	16.35
	20.34

	
	6
	0.00032
	0.0029
	0.070
	0.98
	3.01
	5.80
	12.17
	16.44
	20.38

	
	7
	0.00036
	0.0026
	0.071
	0.97
	3.05
	5.79
	12.31
	 16.16**
	20.25

	
	8
	0.00031
	0.0027
	0.069
	0.97
	2.97
	5.71
	12.20
	16.40
	20.47

	
	9
	0.00038
	0.0028
	0.070
	0.97
	3.01
	5.77
	12.07
	16.44
	20.01

	
	10
	0.00033
	0.0022
	0.069
	0.97
	2.97
	5.78
	12.09
	16.39
	20.05

	
	11
	0.00034
	0.0022
	0.071
	0.97
	3.03
	5.75
	12.20
	16.39
	20.07

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000333
	0.00254
	0.0710
	0.971
	3.006
	5.787
	12.189
	16.387
	20.301

	
	SD
	0.0000249
	0.000269
	0.00161
	0.0070
	0.0388
	0.0454
	0.0815
	0.0838
	0.201

	
	RSD/%
	7.48
	10.59
	2.27
	0.72
	1.29
	0.78
	0.67
	0.51
	0.99

	
	Max
	0.00038
	0.0029
	0.074
	0.98
	3.05
	5.87
	12.33
	16.47
	20.67

	
	Min
	0.00030
	0.0022
	0.069
	0.96
	2.94
	5.71
	12.07
	16.16
	20.01

	
	Gmax
	1.888
	1.338
	1.863
	1.286
	1.134
	1.828
	1.730
	0.990
	1.836

	
	Gmin
	1.325
	1.264
	1.242
	1.571
	1.701
	1.696
	1.460
	2.701
	1.448

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	16.16为离群值（舍弃）
	无异常



附表 2-3
	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	1
	1
	0.00019
	0.0026
	0.053
	0.46

	
	2
	0.00020
	0.0026
	0.053
	0.46

	
	3
	0.00019
	0.0027
	0.054
	0.47

	
	4
	0.00018
	0.0028
	0.053
	0.46

	
	5
	0.00017
	0.0027
	0.056
	0.47

	
	6
	0.00017
	0.0027
	0.056
	0.46

	
	7
	0.00018
	0.0027
	0.055
	0.47

	
	8
	0.00017
	0.0027
	0.055
	0.45

	
	9
	0.00018
	0.0027
	0.055
	0.46

	
	10
	0.00017
	0.0027
	0.054
	0.45

	
	11
	0.00019
	0.0027
	0.054
	0.46

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000181
	0.00269
	0.0544
	0.461

	
	SD
	0.0000104
	0.0000539
	0.00112
	0.00701

	
	RSD/%
	 5.75
	2.00
	2.06
	1.52

	
	Max
	0.00020
	0.0028
	0.056
	0.47

	
	Min
	0.00017
	0.0026
	0.053
	0.45

	
	Gmax
	1.827
	2.041
	1.429
	1.284

	
	Gmin
	1.058
	1.670
	1.250
	1.569

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-4
	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	1
	1
	0.00012
	0.0025
	0.023

	
	2
	0.00015
	0.0025
	0.024

	
	3
	0.00013
	0.0026
	0.028

	
	4
	0.00013
	0.0027
	0.027

	
	5
	0.00016
	0.0027
	0.025

	
	6
	0.00014
	0.0025
	0.024

	
	7
	0.00017
	0.0025
	0.027

	
	8
	0.00017
	0.0025
	0.025

	0
	9
	0.00012
	0.0025
	0.028

	
	10
	0.00015
	0.0025
	0.027

	
	11
	0.00016
	0.0025
	0.027

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000145
	0.00255
	0.0259

	
	SD
	0.0000186
	0.0000820
	0.00176

	
	RSD/%
	12.83
	3.22
	6.80

	
	Max
	0.00017
	0.0027
	0.028

	
	Min
	0.00012
	0.0025
	0.023

	
	Gmax
	1.344
	1.829
	1.193

	
	Gmin
	1.344
	0.610
	1.647

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-5
	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	1
	1
	0.00017
	0.0039
	0.012
	0.26

	
	2
	0.00017
	0.0039
	0.011
	0.26

	
	3
	0.00014
	0.0041
	0.012
	0.27

	
	4
	0.00015
	0.0043
	0.012
	0.26

	
	5
	0.00014
	0.0041
	0.013
	0.25

	
	6
	0.00015
	0.0041
	0.011
	0.26

	
	7
	0.00015
	0.0044
	0.012
	0.26

	
	8
	0.00016
	0.0040
	0.011
	0.25

	
	9
	0.00014
	0.0041
	0.012
	0.26

	
	10
	0.00015
	0.0044
	0.012
	0.26

	
	11
	0.00016
	0.0041
	0.012
	0.26

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000153
	0.00413
	0.0118
	0.259

	
	SD
	0.0000110
	0.000174
	0.000603
	0.00539

	
	RSD/%
	7.19
	4.21
	5.11
	2.08

	
	Max
	0.00017
	0.0044
	0.013
	0.27

	
	Min
	0.00014
	0.0039
	0.011
	0.25

	
	Gmax
	1.545
	1.552
	1.990
	2.041

	
	Gmin
	1.182
	1.322
	1.327
	1.670

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-6
	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	1
	1
	0.00011
	0.00054
	0.0081
	0.068
	0.18
	2.38
	4.08
	5.25

	
	2
	0.00010
	0.00054
	0.0080
	0.067
	0.19
	2.37
	4.08
	5.09

	
	3
	0.00010
	0.00055
	0.0079
	0.066
	0.19
	2.35
	4.02
	5.10

	
	4
	0.00010
	0.00055
	0.0080
	0.068
	0.18
	2.41
	3.99
	5.22

	
	5
	0.00010
	0.00055
	0.0079
	0.066
	0.19
	2.44
	4.02
	5.07

	
	6
	0.00012
	0.00055
	0.0078
	0.065
	0.19
	2.45
	4.05
	5.07

	
	7
	0.00010
	0.00057
	0.0080
	0.068
	0.19
	2.45
	4.06
	5.18

	
	8
	0.00013
	0.00057
	0.0082
	0.066
	0.19
	2.42
	4.08
	5.07

	
	9
	0.00011
	0.00057
	0.0079
	0.065
	0.18
	2.48
	4.00
	5.18

	
	10
	0.00012
	0.00055
	0.0080
	0.066
	0.19
	2.46
	3.99
	5.15

	
	11
	0.00011
	0.00055
	0.0081
	0.065
	0.18
	2.43
	4.06
	5.09

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000109
	0.000554
	0.00799
	0.0664
	0.186
	2.422
	4.039
	5.134

	
	SD
	0.0000104
	0.0000112
	0.000114
	0.00121
	0.00505
	0.0407
	0.0362
	0.0653

	
	RSD/%
	9.54
	2.02
	1.43
	1.82
	2.72
	1.68
	0.90
	1.27

	
	Max
	0.00013
	0.00057
	0.0082
	0.068
	0.19
	2.48
	4.08
	5.25

	
	Min
	0.00010
	0.00054
	0.0078
	0.065
	0.18
	2.35
	3.99
	5.07

	
	Gmax
	2.019
	1.429
	1.842
	1.322
	0.792
	1.425
	1.133
	1.776

	
	Gmin
	0.865
	1.250
	1.667
	1.157
	1.188
	1.769
	1.354
	0.980

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-7
	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	1
	1
	0.00046
	0.0027
	0.032
	0.24
	0.57
	1.49
	2.52

	
	2
	0.00052
	0.0027
	0.032
	0.25
	0.57
	1.47
	2.49

	
	3
	0.00050
	0.0028
	0.031
	0.24
	0.56
	1.47
	2.49

	
	4
	0.00051
	0.0028
	0.032
	0.24
	0.57
	1.53
	2.57

	
	5
	0.00046
	0.0027
	0.033
	0.23
	0.57
	1.49
	2.55

	
	6
	0.00052
	0.0027
	0.032
	0.23
	0.56
	1.53
	2.55

	
	7
	0.00051
	0.0027
	0.032
	0.24
	0.57
	1.49
	2.61

	
	8
	0.00049
	0.0027
	0.032
	0.23
	0.57
	1.53
	2.61

	
	9
	0.00048
	0.0027
	0.032
	0.29
	0.56
	1.52
	2.57

	
	10
	0.00050
	0.0027
	0.032
	0.29
	0.56
	1.51
	2.60

	
	11
	0.00050
	0.0027
	0.032
	0.29
	0.57
	1.52
	2.63

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000495
	0.00272
	0.0320
	0.252
	0.566
	1.505
	2.563

	
	SD
	0.0000211
	0.0000405
	0.000447
	0.0252
	0.00505
	0.0234
	0.0482

	
	RSD/%
	4.26
	1.49
	1.40
	10.00
	0.89
	1.55
	1.88

	
	Max
	0.00052
	0.0028
	0.033
	0.29
	0.57
	1.53
	2.63

	
	Min
	0.00046
	0.0027
	0.031
	0.23
	0.56
	1.47
	2.49

	
	Gmax
	1.185
	1.975
	2.237
	1.508
	0.792
	1.068
	1.390

	
	Gmin
	1.659
	0.494
	2.237
	0.873
	1.188
	1.496
	1.515

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-8
	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	1
	1
	0.0089
	0.054
	0.94
	1.54
	3.18
	 5.66*

	
	2
	0.0090
	0.053
	0.96
	1.56
	3.09
	5.52

	
	3
	0.0089
	0.055
	0.93
	1.56
	3.08
	5.54

	
	4
	0.0090
	0.055
	0.92
	1.58
	3.05
	5.57

	
	5
	0.0089
	0.053
	0.95
	1.51
	2.98
	5.55

	
	6
	0.0089
	0.054
	0.94
	1.54
	2.98
	5.53

	
	7
	0.0089
	0.053
	0.95
	1.55
	3.12
	5.59

	
	8
	0.0090
	0.053
	0.95
	1.54
	3.07
	5.57

	
	9
	0.0089
	0.053
	0.96
	1.56
	3.15
	5.59

	
	10
	0.0089
	0.052
	0.94
	1.55
	2.99
	5.54

	
	11
	0.0089
	0.053
	0.94
	1.55
	3.06
	5.56

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00893
	0.0535
	0.944
	1.549
	3.068
	5.565

	
	SD
	0.0000467
	0.000934
	0.0121
	0.0176
	0.0668
	0.0388

	
	RSD/%
	 0.52
	1.75
	1.28
	1.14
	2.18
	0.70

	
	Max
	0.0090
	0.055
	0.96
	1.58
	3.18
	5.66

	
	Min
	0.0089
	0.052
	0.92
	1.51
	2.98
	5.52

	
	Gmax
	1.499
	1.606
	1.322
	1.761
	1.677
	2.448

	
	Gmin
	0.642
	1.606
	1.983
	2.216
	1.317
	1.160

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	5.66为歧离值（保留）



附表 2-9

	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	1
	1
	0.00069
	0.0032
	0.030
	0.16

	
	2
	0.00070
	0.0032
	0.031
	0.14

	
	3
	0.00068
	0.0031
	0.031
	0.15

	
	4
	0.00069
	0.0032
	0.031
	0.15

	
	5
	0.00068
	0.0031
	0.029
	0.15

	
	6
	0.00071
	0.0030
	0.028
	0.15

	
	7
	0.00074
	0.0033
	0.029
	0.15

	
	8
	0.00072
	0.0032
	0.029
	0.15

	
	9
	0.00071
	0.0030
	0.032
	0.15

	
	10
	0.00072
	0.0030
	0.031
	0.15

	
	11
	0.00074
	0.0031
	0.031
	0.15

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000707
	0.00313
	0.0302
	0.150

	
	SD
	0.0000215
	0.000101
	0.00125
	0.00447

	
	RSD/%
	3.04
	3.23
	4.14
	2.98

	
	Max
	0.00074
	0.0033
	0.032
	0.16

	
	Min
	0.00068
	0.0030
	0.028
	0.14

	
	Gmax
	1.535
	1.683
	1.440
	2.237

	
	Gmin
	1.256
	1.287
	1.760
	2.237

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-10
	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	1
	1
	0.0029
	0.032
	0.53

	
	2
	0.0030
	0.032
	0.56

	
	3
	0.0029
	0.032
	0.55

	
	4
	0.0030
	0.031
	0.54

	
	5
	0.0029
	0.030
	0.54

	
	6
	0.0030
	0.031
	0.51

	
	7
	0.0030
	0.031
	0.50

	
	8
	0.0031
	0.025
	0.51

	
	9
	0.0030
	0.027
	0.54

	
	10
	0.0030
	0.027
	0.54

	
	11
	0.0031
	0.030
	0.55

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00299
	0.0298
	0.534

	
	SD
	0.0000701
	0.00240
	0.0191

	
	RSD/%
	2.34
	8.05
	3.58

	
	Max
	0.0031
	0.032
	0.56

	
	Min
	0.0029
	0.025
	0.50

	
	Gmax
	1.569
	0.917
	1.361

	
	Gmin
	1.284
	2.000
	1.780

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常





附表 2-11
	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	1
	1
	0.0019
	0.012
	0.59
	1.06
	1.58

	
	2
	0.0018
	0.012
	0.59
	1.04
	1.56

	
	3
	0.0018
	0.010
	0.59
	1.04
	1.55

	
	4
	0.0018
	0.011
	0.58
	1.08
	1.59

	
	5
	0.0019
	0.011
	0.58
	1.05
	1.58

	
	6
	0.0018
	0.011
	0.58
	1.06
	1.58

	
	7
	0.0018
	0.011
	0.58
	1.05
	1.59

	
	8
	0.0018
	0.011
	0.58
	1.07
	1.59

	
	9
	0.0018
	0.011
	0.57
	1.07
	1.57

	
	10
	0.0018
	0.011
	0.57
	1.06
	1.58

	
	11
	0.0018
	0.011
	0.57
	1.06
	1.60

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00182
	0.0111
	0.580
	1.058
	1.579

	
	SD
	0.0000405
	0.000539
	0.00775
	0.0125
	0.0145

	
	RSD/%
	2.23
	4.86
	1.34
	1.18
	0.92

	
	Max
	0.0019
	 0.012
	0.59
	1.08
	1.60

	
	Min
	0.0018
	0.010
	0.57
	1.04
	1.56

	
	Gmax
	1.975
	1.670
	1.290
	1.760
	1.448

	
	Gmin
	0.494
	2.041
	1.290
	1.440
	1.310

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-12
	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	1
	1
	0.0041
	  0.029**
	  0.20**

	
	2
	  0.0040**
	0.028
	0.19

	
	3
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	4
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	5
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	6
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	7
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	8
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	9
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	10
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	11
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00409
	0.0281
	0.191

	
	SD
	0.0000302
	0.000302
	0.00302

	
	RSD/%
	0.74
	1.07
	1.58

	
	Max
	0.0041
	0.029
	0.20

	
	Min
	0.0040
	0.028
	0.19

	
	Gmax
	0.331
	2.980
	2.980

	
	Gmin
	2.980
	0.331
	0.331

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	0.0040为离群值（舍弃）
	0.029为离群值（舍弃）
	0.20为离群值（舍弃）





附表 2-13

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	1
	1
	0.0021
	0.013
	0.054
	0.14
	0.57
	1.55
	2.16

	
	2
	0.0017
	0.012
	0.052
	0.14
	0.55
	1.58
	2.20

	
	3
	0.0024
	0.013
	0.050
	0.14
	0.54
	1.53
	2.28

	
	4
	0.0019
	0.013
	0.050
	0.14
	0.57
	1.53
	2.10

	
	5
	0.0021
	0.013
	0.050
	0.13
	0.54
	1.59
	2.19

	
	6
	0.0018
	0.013
	0.053
	0.13
	0.54
	1.56
	2.04

	
	7
	0.0018
	0.014
	0.053
	0.13
	0.54
	1.56
	2.24

	
	8
	0.0017
	0.014
	0.053
	0.13
	0.57
	1.55
	2.00

	
	9
	0.0018
	0.014
	0.049
	0.13
	0.56
	1.52
	2.10

	
	10
	0.0017
	0.015
	0.050
	0.13
	0.56
	1.52
	2.06

	
	11
	0.0018
	0.012
	0.052
	0.13
	0.55
	1.55
	2.15

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00189
	0.0133
	0.0515
	0.134
	0.554
	1.549
	2.138

	
	SD
	0.000221
	0.000905
	0.00169
	0.00505
	0.0129
	0.0230
	0.0869

	
	RSD/%
	11.69
	6.80
	3.28
	3.77
	2.33
	1.48
	4.06

	
	Max
	0.0024
	0.015
	0.054
	0.14
	0.57
	1.59
	2.28

	
	Min
	0.0017
	0.012
	0.049
	0.13
	0.54
	1.52
	2.00

	
	Gmax
	2.308
	1.878
	1.479
	1.188
	1.240
	1.783
	1.634

	
	Gmin
	0.860
	1.436
	1.479
	0.792
	1.085
	1.261
	1.588

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-14

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	1
	1
	0.0097
	0.027
	0.33

	
	2
	0.0097
	0.028
	0.32

	
	3
	0.0098
	0.029
	0.32

	
	4
	0.0098
	0.029
	0.36

	
	5
	0.0097
	0.029
	0.35

	
	6
	0.0097
	0.027
	0.34

	
	7
	0.0097
	0.028
	0.35

	
	8
	0.0096
	0.029
	0.33

	
	9
	0.0086
	0.029
	0.32

	
	10
	0.0078*
	0.030
	0.34

	
	11
	0.0099
	0.027
	0.34

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00945
	0.0284
	0.336

	
	SD
	0.000650
	0.00103
	0.0136

	
	RSD/%
	6.88
	3.63
	4.05

	
	Max
	0.0099
	0.030
	0.36

	
	Min
	0.0078
	0.027
	0.32

	
	Gmax
	0.692
	1.553
	1.765

	
	Gmin
	2.538
	1.359
	1.176

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	0.0078为歧离值（保留）
	无异常
	无异常



附表 2-15

	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	1
	1
	0.00029
	0.0057
	0.022

	
	2
	0.00034
	0.0058
	0.020

	
	3
	0.00033
	0.0058
	0.020

	
	4
	0.00031
	0.0057
	0.021

	
	5
	0.00029
	0.0058
	0.021

	
	6
	0.00033
	0.0059
	0.021

	
	7
	0.00030
	0.0059
	0.021

	
	8
	0.00030
	0.0058
	0.021

	
	9
	0.00031
	0.0058
	0.021

	
	10
	0.00030
	0.0057
	0.021

	
	11
	0.00030
	0.0061*
	0.021

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000309
	0.00582
	0.0209

	
	SD
	0.0000170
	0.000117
	0.000539

	
	RSD/%
	5.50
	2.01
	2.58

	
	Max
	0.00034
	0.0061
	0.022

	
	Min
	0.00029
	0.0057
	0.020

	
	Gmax
	1.824
	2.393
	2.041

	
	Gmin
	1.118
	1.026
	1.670

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	0.0061为歧离值（保留）
	无异常


附表 2-16

	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	1
	1
	0.0064
	0.014
	0.45

	
	2
	0.0064
	0.014
	0.46

	
	3
	0.0065
	0.014
	0.47

	
	4
	0.0066
	0.013
	0.50

	
	5
	0.0063
	0.013
	0.47

	
	6
	0.0063
	0.012
	0.45

	
	7
	0.0063
	0.012
	0.49

	
	8
	0.0064
	0.011
	0.49

	
	9
	0.0063
	0.013
	0.46

	
	10
	0.0065
	0.014
	0.46

	
	11
	0.0063
	0.014
	0.50

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00639
	0.0131
	0.473

	
	SD
	0.000104
	0.00104
	0.0190

	
	RSD/%
	1.63
	0.08
	4.02

	
	Max
	00066
	0.014
	0.50

	
	Min
	0.0063
	0.011
	0.45

	
	Gmax
	2.019
	0.865
	1.421

	
	Gmin
	0.865
	2.019
	1.211

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-17

	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	1
	1
	0.0078
	0.045
	0.30

	
	2
	0.0079
	0.045
	0.29

	
	3
	0.0078
	0.044
	0.31

	
	4
	0.0080
	0.044
	0.31

	
	5
	0.0077
	0.043
	0.30

	
	6
	0.0077
	0.043
	0.30

	
	7
	0.0079
	0.045
	0.28

	
	8
	0.0079
	0.042
	0.28

	
	9
	0.0079
	0.036
	0.29

	
	10
	0.0078
	0.038
	0.29

	
	11
	0.0080
	0.044
	0.31

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00785
	0.0426
	0.296

	
	SD
	0.000104
	0.00298
	0.0112

	
	RSD/%
	1.32
	7.00
	3.78

	
	Max
	0.0080
	0.045
	0.31

	
	Min
	0.0077
	0.036
	0.28

	
	Gmax
	1.442
	0.805
	1.250

	
	Gmin
	1.442
	2.215
	1.429

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-18
	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	1
	1
	0.0025
	0.048
	0.20
	1.28
	2.14

	
	2
	0.0025
	0.048
	0.20
	1.27
	2.13

	
	3
	0.0020
	0.048
	0.21
	1.27
	2.13

	
	4
	0.0021
	0.048
	0.20
	1.26
	2.12

	
	5
	0.0024
	0.048
	0.20
	1.27
	2.12

	
	6
	0.0023
	0.048
	0.20
	1.28
	2.08

	
	7
	0.0025
	0.048
	0.21
	1.27
	2.11

	
	8
	0.0025
	0.049
	0.20
	1.26
	2.10

	
	9
	0.0026
	0.049
	0.21
	1.26
	2.06

	
	10
	0.0025
	0.048
	0.19
	1.26
	2.08

	
	11
	0.0026
	0.049
	0.19
	1.26
	2.09

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00241
	0.0483
	0.201
	1.267
	2.105

	
	SD
	0.000197
	0.000467
	0.00701
	0.00786
	0.0254

	
	RSD/%
	8.17
	0.96
	3.49
	0.62
	1.21

	
	Max
	0.0026
	0.049
	0.21
	1.28
	2.14

	
	Min
	0.0020
	0.048
	0.19
	1.26
	2.06

	
	Gmax
	0.964
	1.499
	1.284
	1.654
	1.378

	
	Gmin
	2.081
	0.642
	1.569
	0.891
	1.772

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-19
	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	2
	1
	0.00018
	0.0021
	0.0068
	0.048
	0.55
	1.04
	1.95

	
	2
	0.00022
	0.0021
	0.0068
	0.048
	0.54
	1.04
	1.93

	
	3
	0.00019
	0.0021
	0.0067
	0.047
	0.53
	1.03
	1.95

	
	4
	0.00020
	0.0021
	0.0068
	0.048
	0.54
	1.04
	1.96

	
	5
	0.00020
	0.0021
	0.0067
	0.049
	0.54
	1.05
	1.93

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000198
	0.00210
	0.00676
	0.0480
	0.540
	1.040
	1.944

	
	SD
	0.0000148
	0
	0.0000548
	0.000707
	0.00707
	0.00707
	0.0134

	
	RSD/%
	7.47
	0
	0.81
	1.47
	1.31
	0.68
	0.69

	
	Max
	0.00022
	0.0021
	0.0068
	0.049
	0.55
	1.05
	1.96

	
	Min
	0.00018
	0.0021
	0.0067
	0.047
	0.53
	1.03
	1.93

	
	Gmax
	1.486
	0
	0.730
	1.414
	1.414
	1.414
	1.194

	
	Gmin
	1.216
	0
	1.095
	1.414
	1.414
	1.414
	1.045

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-20


	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	2
	1
	0.00016
	0.0029
	0.074
	0.98
	3.00
	5.78
	12.24
	16.40
	20.44

	
	2
	0.00015
	0.0030
	0.074
	0.98
	2.97
	5.79
	12.17
	16.48
	20.25

	
	3
	0.00016
	0.0030
	0.074
	0.99
	3.02
	5.72
	12.14
	16.41
	20.27

	
	4
	0.00016
	0.0030
	0.074
	0.98
	3.00
	5.77
	12.15
	16.47
	20.22

	
	5
	0.00016
	0.0030
	0.075
	0.98
	3.04
	5.74
	12.15
	16.30
	20.34

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000158
	0.00298
	0.0742
	0.982
	3.006
	5.760
	12.170
	16.412
	20.304

	
	SD
	0.00000447
	0.0000447
	0.000447
	0.00447
	0.0261
	0.0292
	0.0406
	0.0719
	0.0879

	
	RSD/%
	2.83
	1.50
	0.60
	0.46
	0.87
	0.51
	0.33
	0.44
	0.43

	
	Max
	0.00016
	0.0030
	0.075
	0.99
	3.02
	5.79
	12.24
	16.48
	20.44

	
	Min
	0.00015
	0.0029
	0.074
	0.98
	2.97
	5.72
	12.14
	16.30
	20.22

	
	Gmax
	0.447
	0.447
	1.790
	1.790
	0.536
	1.027
	1.724
	0.946
	1.547

	
	Gmin
	1.790
	1.790
	0.447
	0.447
	1.379
	1.370
	0.739
	1.558
	0.956

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-21

	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	2
	1
	0.00022
	0.0026
	0.054
	0.46

	
	2
	0.00023
	0.0025
	0.054
	0.46

	
	3
	0.00020
	0.0025
	0.054
	0.46

	
	4
	0.00020
	0.0025
	0.052
	0.45

	
	5
	0.00020
	0.0026
	0.055
	0.46

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000210
	0.00254
	0.0538
	0.458

	
	SD
	0.0000141
	0.0000548
	0.00110
	0.00447

	
	RSD/%
	6.71
	2.16
	2.04
	0.98

	
	Max
	0.00023
	0.0026
	0.055
	0.46

	
	Min
	0.00020
	0.0025
	0.052
	0.45

	
	Gmax
	1.418
	1.095
	1.091
	0.447

	
	Gmin
	0.709
	0.730
	1.636
	1.789

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-22

	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	2
	1
	0.00007
	0.0025
	0.025

	
	2
	0.00007
	0.0024
	0.025

	
	3
	0.00007
	0.0025
	0.025

	
	4
	0.00007
	0.0025
	0.026

	
	5
	0.00008
	0.0025
	0.025

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	0.0000720
	0.00248
	0.0252

	
	SD
	0.00000447
	0.0000447
	0.000447

	
	RSD/%
	 6.21
	1.80
	1.77

	
	Max
	0.00008
	0.0025
	0.026

	
	Min
	0.00007 
	0.0024
	0.025

	
	Gmax
	1.790
	0.447
	1.790

	
	Gmin
	0.447
	1.790
	0.447

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-23


	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


2
	1
	0.00016
	0.0041
	0.012
	0.26

	
	2
	0.00015
	0.0041
	0.012
	0.26

	
	3
	0.00016
	0.0041
	0.012
	0.26

	
	4
	0.00016
	0.0041
	0.012
	0.26

	
	5
	0.00016
	0.0041
	0.012
	0.26

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000158
	0.00410
	0.0120
	0.260

	
	SD
	0.00000447
	0
	0
	0

	
	RSD/%
	2.83
	0
	0
	0

	
	Max
	0.00016
	0.0041
	0.012
	0.26

	
	Min
	0.00015
	0.0041
	0.012
	0.26

	
	Gmax
	0.447
	0
	0
	0

	
	Gmin
	1.790
	0
	0
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-24

	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	2
	1
	0.00013
	0.00056
	0.0080
	0.068
	0.18
	2.37
	4.046
	5.15

	
	2
	0.00013
	0.00057
	0.0080
	0.068
	0.18
	2.37
	4.051
	5.13

	
	3
	0.00012
	0.00057
	0.0079
	0.069
	0.18
	2.37
	4.042
	5.15

	
	4
	0.00013
	0.00057
	0.0079
	0.068
	0.18
	2.40
	4.024
	5.16

	
	5
	0.00013
	0.00057
	0.0079
	0.068
	0.18
	2.40
	4.015
	5.11

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000128
	0.000568
	0.00794
	0.0682
	0.180
	2.382
	4.036
	5.140

	
	SD
	0.00000447
	0.00000447
	0.0000548
	0.000447
	0
	0.0164
	0.0154
	0.02

	
	RSD/%
	3.49
	0.79
	0.69
	0.66
	0
	0.69
	0.38
	0.39

	
	Max
	0.00013
	0.00057
	0.0080
	0.069
	0.18
	2.40
	4.051
	5.16

	
	Min
	0.00012
	0.00056
	0.0079
	0.068
	0.18
	2.37
	4.015
	5.11

	
	Gmax
	0.447
	0.447
	1.095
	1.790
	0
	1.098
	0.974
	1,000

	
	Gmin
	1,790
	1.790
	0.730
	0.447
	0
	0.732
	1.364
	1.500

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-25


	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	2
	1
	0.00051
	0.0027
	0.028
	0.27
	0.56
	1.47
	2.51

	
	2
	0.00051
	0.0027
	0.028
	0.27
	0.56
	1.46
	2.49

	
	3
	0.00051
	0.0027
	0.028
	0.27
	0.56
	1.46
	2.50

	
	4
	0.00049
	0.0027
	0.028
	0.27
	0.56
	1.47
	2.49

	
	5
	0.00048
	0.0027
	0.028
	0.27
	0.56
	1.47
	2.47

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000500
	0.00270
	0.0280
	0.270
	0.560
	1.466
	2.492

	
	SD
	0.0000141
	0
	0
	0
	0
	0.00548
	0.0148

	
	RSD/%
	2.82
	0
	0
	0
	0
	0.37
	0.59

	
	Max
	0.00051
	0.0027
	0.028
	0.27
	0.56
	1.47
	2.51

	
	Min
	0.00048
	0.0027
	0.028
	0.27
	0.56
	1.46
	2.47

	
	Gmax
	0.709
	0
	0
	0
	0
	0.730
	1.216

	
	Gmin
	1.418
	0
	0
	0
	0
	1.095
	1.486

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-26

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	2
	1
	0.0080
	0.048
	0.99
	1.54
	3.15
	5.50

	
	2
	0.0079
	0.048
	0.99
	1.55
	3.13
	5.65

	
	3
	0.0081
	0.048
	0.99
	1.57
	3.19
	5.59

	
	4
	0.0079
	0.048
	0.96
	1.53
	3.18
	5.70

	
	5
	0.0080
	0.048
	0.97
	1.57
	3.16
	5.66

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00798
	0.0480
	0.980
	1.552
	3.162
	5.620

	
	SD
	0.0000837
	0
	0.0141
	0.0179
	0.0239
	0.0778

	
	RSD/%
	1.049
	0
	1.439
	1.153
	0.756
	1.384

	
	Max
	0.0081
	0.048
	0.99
	1.57
	3.19
	5.70

	
	Min
	0.0079
	0.048
	0.96
	1.53
	3.13
	5.50

	
	Gmax
	1.434
	0
	0.709
	1.006
	1.172
	1.028

	
	Gmin
	0.956
	0
	1.418
	1.229
	1.339
	1.542

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-27

	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	2
	1
	0.00071
	0.0030
	0.028
	0.15

	
	2
	0.00069
	0.0031
	0.028
	0.15

	
	3
	0.00070
	0.0030
	0.028
	0.15

	
	4
	0.00069
	0.0031
	0.028
	0.15

	
	5
	0.00069
	0.0030
	0.028
	0.15

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000696
	0.00304
	0.0280
	0.150

	
	SD
	0.00000984
	0.0000548
	0
	0

	
	RSD/%
	0.14
	1.80
	0
	0

	
	Max
	0.00071
	0.0031
	0.028
	0.15

	
	Min
	0.00069
	0.0030
	0.028
	0.15

	
	Gmax
	1.423
	1.095
	0
	0

	
	Gmin
	0.610
	0.730
	0
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-28

	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	2
	1
	0.0028
	0.031
	0.54

	
	2
	0.0028
	0.031
	0.53

	
	3
	0.0028
	0.031
	0.54

	
	4
	0.0028
	0.031
	0.53

	
	5
	0.0028
	0.031
	0.53

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00280
	0.0310
	0.534

	
	SD
	0
	0
	0.00548

	
	RSD/%
	0
	0
	1.03

	
	Max
	0.0028
	0.031
	0.54

	
	Min
	0.0028
	0.031
	0.53

	
	Gmax
	0
	0
	1.095

	
	Gmin
	0
	0
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-29

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	2
	1
	0.0019
	0.012
	0.58
	1.07
	1.60

	
	2
	0.0020
	0.012
	0.59
	1.05
	1.59

	
	3
	0.0019
	0.012
	0.59
	1.06
	1.57

	
	4
	0.0019
	0.012
	0.58
	1.06
	1.59

	
	5
	0.0019
	0.012
	0.58
	1.07
	1.58

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00192
	0.0120
	0.584
	1.062
	1.586

	
	SD
	0.0000447
	0
	0.00548
	0.00837
	0.0114

	
	RSD/%
	2.33
	0
	0.94
	0.79
	0.72

	
	Max
	0.0020
	0.012
	0.59
	1.07
	1.60

	
	Min
	0.0019
	0.012
	0.58
	1.05
	1.57

	
	Gmax
	1.790
	0
	1.095
	0.956
	1.228

	
	Gmin
	0.447
	0
	0.730
	1.434
	1.404

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-30

	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	2
	1
	0.0041
	0.027
	0.20

	
	2
	0.0041
	0.027
	0.21

	
	3
	0.0041
	0.027
	0.21

	
	4
	0.0041
	0.026
	0.20

	
	5
	0.0041
	0.027
	0.20

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00410
	0.0268
	0.204

	
	SD
	0
	0.000447
	0.00548

	
	RSD/%
	0
	1.668
	1.216

	
	Max
	0.0041
	0.027
	0.21

	
	Min
	0.0041
	0.026
	0.20

	
	Gmax
	0
	0.447
	1.095

	
	Gmin
	0
	1.790
	0.790

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-31

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	2
	1
	0.0017
	0.014
	0.052
	0.15
	0.52
	1.53
	2.16

	
	2
	0.0015
	0.013
	0.052
	0.15
	0.54
	1.52
	2.18

	
	3
	0.0016
	0.013
	0.051
	0.15
	0.53
	1.58
	2.19

	
	4
	0.0015
	0.013
	0.054
	0.15
	0.52
	1.54
	2.17

	
	5
	0.0017
	0.013
	0.052
	0.15
	0.53
	1.53
	2.16

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00160
	0.0132
	0.0522
	0.15
	0.528
	1.540
	2.172

	
	SD
	0.000100
	0.000447
	0.00110
	0
	0.00837
	0.0235
	0.0130

	
	RSD/%
	6.25
	3.39
	2.11
	0
	1.59
	1.53
	0.60

	
	Max
	0.0017
	0.014
	0.054
	0.15
	0.54
	1.58
	2.19

	
	Min
	0.0015
	0.013
	0.051
	0.15
	0.52
	1.52
	2.16

	
	Gmax
	1.000
	1.790
	1.636
	0
	1.434
	1.702
	1.385

	
	Gmin
	1.000
	0.447
	1.110
	0
	0.956
	0.851
	0.923

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-32

	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	2
	1
	0.00029
	0.0058
	0.023

	
	2
	0.00030
	0.0057
	0.022

	
	3
	0.00032
	0.0057
	0.023

	
	4
	0.00031
	0.0058
	0.023

	
	5
	0.00031
	0.0058
	0.023

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000306
	0.00576
	0.0228

	
	SD
	0.0000114
	0.0000548
	0.000447

	
	RSD/%
	3.73
	0.95
	1.96

	
	Max
	0.00032
	0.0058
	0.023

	
	Min
	0.00029
	0.0057
	0.022

	
	Gmax
	1.228
	0.730
	0.447

	
	Gmin
	1.404
	1.095
	1.790

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-33

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	2
	1
	0.0097
	0.026
	0.34

	
	2
	0.0096
	0.026
	0.34

	
	3
	0.0097
	0.026
	0.34

	
	4
	0.0096
	0.026
	0.34

	
	5
	0.0097
	0.026
	0.33

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00966
	0.0260
	0.338

	
	SD
	0.0000548
	0
	0.00447

	
	RSD/%
	0.57
	0
	1.32

	
	Max
	0.0097
	0.026
	0.34

	
	Min
	0.0096
	0.026
	0.33

	
	Gmax
	0.730
	0
	0.447

	
	Gmin
	1.095
	0
	1.790

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-34

	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	2
	1
	0.0065
	0.014
	0.47

	
	2
	0.0066
	0.014
	0.46

	
	3
	0.0064
	0.014
	0.46

	
	4
	0.0065
	0.014
	0.46

	
	5
	0.0065
	0.014
	0.46

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00650
	0.0140
	0.462

	
	SD
	0.0000707
	0
	0.00447

	
	RSD/%
	1.09
	0
	0.97

	
	Max
	0.0066
	0.014
	0.47

	
	Min
	0.0064
	0.014
	0.46

	
	Gmax
	1.414
	0
	1.790

	
	Gmin
	1.414
	0
	0.447

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-35

	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	4
	1
	0.0026
	0.030
	0.54

	
	2
	0.0027
	0.030
	0.54

	
	3
	0.0027
	0.029
	0.53

	
	4
	0.0027
	0.030
	0.55

	
	5
	0.0027
	0.030
	0.56

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00268
	0.0298
	0.544

	
	SD
	0.0000447
	0.000447
	0.0114

	
	RSD/%
	1.67
	1.50
	2.10

	
	Max
	0.0027
	0.030
	0.56

	
	Min
	0.0026
	0.029
	0.53

	
	Gmax
	0.447
	0.447
	1.404

	
	Gmin
	1.790
	1.790
	1.228

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-36

	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	2
	1
	0.0021
	0.046
	0.20
	1.25
	2.12

	
	2
	0.0020
	0.046
	0.20
	1.26
	2.13

	
	3
	0.0020
	0.048
	0.20
	1.26
	2.12

	
	4
	0.0021
	0.047
	0.20
	1.26
	2.12

	
	5
	0.0021
	0.045
	0.20
	1.26
	2.15

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00206
	0.0464
	0.200
	1.258
	2.128

	
	SD
	0.0000548
	0.00114
	0
	0.00447
	0.0130

	
	RSD/%
	2.66
	2.46
	0
	0.36
	0.61

	
	Max
	0.0021
	0.048
	0.20
	1.26
	2.13

	
	Min
	0.0020
	0.045
	0.20
	1.25
	2.12

	
	Gmax
	0.730
	1.404
	0
	0.447
	0.154

	
	Gmin
	1.095
	1.228
	0
	1.790
	0.615

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-37

	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	3
	1
	0.00019
	0.0021
	0.0067
	0.053
	0.52
	1.00
	1.95

	
	2
	0.00020
	0.0022
	0.0066
	0.052
	0.53
	0.99
	1.97

	
	3
	0.00022
	0.0019
	0.0064
	0.052
	0.54
	1.04
	1.98

	
	4
	0.00018
	0.0019
	0.0065
	0.054
	0.57
	1.03
	1.96

	
	5
	0.00021
	0.0020
	0.0065
	0.050
	0.55
	1.04
	1.97

	
	6
	0.00018
	0.0020
	0.0062
	0.053
	0.54
	1.00
	1.98

	
	7
	0.00022
	0.0021
	0.0065
	0.053
	0.55
	1.02
	1.95

	
	8
	0.00021
	0.0020
	0.0065
	0.050
	0.56
	1.07
	1.96

	
	9
	0.00021
	0.0022
	0.0064
	0.052
	0.53
	1.05
	1.94

	
	10
	0.00020
	0.0020
	0.0065
	0.051
	0.53
	1.03
	1.97

	
	11
	0.00021
	0.0019
	0.0064
	0.051
	0.54
	1.04
	1.99

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000203
	0.00203
	0.00647
	0.0519
	0.542
	1.028
	1.965

	
	SD
	0.0000142
	0.000110
	0.000127
	0.00130
	0.0147
	0.0240
	0.0151

	
	RSD/%
	6.70
	5.42
	1.92
	2.50
	2.71
	2.33
	0.77

	
	Max
	0.00022
	0.0022
	0.0067
	0.054
	0.57
	1.07
	1.99

	
	Min
	0.00018
	0.0019
	0.0062
	0.050
	0.52
	0.99
	1.94

	
	Gmax
	1.197
	1.545
	1.811
	1.615
	1.905
	1.750
	1.656

	
	Gmin
	1.620
	1.182
	2.126
	1.462
	1.497
	1.583
	1.656

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-38

	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	3
	1
	0.00029
	0.0025
	0.067
	0.94
	3.05
	5.68
	12.43
	16.10
	20.24

	
	2
	0.00029
	0.0023
	0.070
	0.95
	3.07
	5.74
	12.09
	16.18
	20.01

	
	3
	0.00029
	0.0027
	0.069
	0.96
	3.06
	5.76
	12.25
	16.27
	20.07

	
	4
	0.00027
	0.0024
	0.068
	0.99
	3.05
	5.69
	12.36
	16.23
	20.11

	
	5
	0.00031
	0.0026
	0.069
	0.98
	3.10
	5.72
	12.17
	16.32
	20.14

	
	6
	0.00033
	0.0025
	0.067
	0.94
	3.02
	5.69
	12.19
	16.28
	20.26

	
	7
	0.00029
	0.0023
	0.070
	0.95
	3.00
	5.73
	12.30
	16.25
	20.19

	
	8
	0.00027
	0.0026
	0.065
	0.98
	3.08
	5.71
	12.22
	16.33
	20.58

	
	9
	0.00026
	0.0024
	0.070
	0.96
	3.07
	5.70
	12.30
	16.19
	20.39

	
	10
	0.00028
	0.0025
	0.071
	0.97
	3.05
	5.74
	12.19
	16.34
	20.23

	
	11
	0.00032
	0.0025
	0.067
	0.99
	3.06
	5.68
	12.29
	16.26
	20.42

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000291
	0.00248
	0.0685
	0.965
	3.055
	5.713
	12.254
	16.250
	20.240

	
	SD
	0.0000217
	0.000125
	0.00181
	0.0186
	0.0273
	0.0272
	0.0954
	0.0722
	0.168

	
	RSD/%
	7.46
	5.04
	2.64
	1.93
	0.89
	0.48
	0.78
	0.44
	0.83

	
	Max
	0.00033
	0.0027
	0.071
	0.99
	3.10
	5.76
	12.43
	16.34
	20.58

	
	Min
	0.00026
	0.0023
	0.065
	0.94
	3.00
	5.68
	12.09
	16.10
	20.01

	
	Gmax
	1.797
	1.760
	1.381
	1.344
	1.648
	1.728
	1.845
	1.247
	2.024

	
	Gmin
	1.429
	1.440
	1.934
	1.344
	2.015
	1.213
	1.719
	2.078
	1.369

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-39

	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	3
	1
	0.00018
	0.0025
	0.056
	0.50

	
	2
	0.00017
	0.0026
	0.057
	0.48

	
	3
	0.00018
	0.0025
	0.058
	0.47

	
	4
	0.00017
	0.0024
	0.057
	0.51

	
	5
	0.00018
	0.0026
	0.059
	0.49

	
	6
	0.00018
	0.0025
	0.059
	0.50

	
	7
	0.00017
	0.0024
	0.055
	0.50

	
	8
	0.00019
	0.0025
	0.059
	0.47

	
	9
	0.00018
	0.0026
	0.057
	0.49

	
	10
	0.00017
	0.0025
	0.055
	0.48

	
	11
	0.00017
	0.0026
	0.057
	0.47

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000176
	0.00252
	0.0572
	0.487

	
	SD
	0.00000674
	0.0000751
	0.00147
	0.0142

	
	RSD/%
	3.83
	2.98
	2.57
	2.92

	
	Max
	0.00019
	0.0026
	0.059
	0.51

	
	Min
	0.00017
	0.0024
	0.055
	0.47

	
	Gmax
	2.077
	1.065
	1.224
	1.620

	
	Gmin
	0.890
	1.598
	1.497
	1.197

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-40


	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	3
	1
	0.00014
	0.0024
	0.024

	
	2
	0.00013
	0.0024
	0.023

	
	3
	0.00010
	0.0025
	0.029

	
	4
	0.00013
	0.0025
	0.028

	
	5
	0.00012
	0.0024
	0.024

	
	6
	0.00015
	0.0025
	0.026

	
	7
	0.00014
	0.0025
	0.023

	
	8
	0.00014
	0.0026
	0.024

	0
	9
	0.00013
	0.0024
	0.029

	
	10
	0.00015
	0.0026
	0.025

	
	11
	0.00013
	0.0024
	0.028

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000133
	0.00247
	0.0257

	
	SD
	0.0000142
	0.0000786
	0.00237

	
	RSD/%
	10.68
	3.18
	9.22

	
	Max
	0.00015
	0.0026
	0.029

	
	Min
	0.00010
	0.0024
	0.023

	
	Gmax
	1.197
	1.654
	1.392

	
	Gmin
	2.323
	0.891
	1.139

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-41

	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	3
	1
	0.00013
	0.0040
	0.013
	0.25

	
	2
	0.00014
	0.0039
	0.012
	0.25

	
	3
	0.00016
	0.0040
	0.012
	0.25

	
	4
	0.00016
	0.0042
	0.013
	0.24

	
	5
	0.00014
	0.0039
	0.012
	0.24

	
	6
	0.00015
	0.0041
	0.012
	0.25

	
	7
	0.00015
	0.0041
	0.013
	0.24

	
	8
	0.00014
	0.0041
	0.011
	0.25

	
	9
	0.00014
	0.0039
	0.012
	0.24

	
	10
	0.00016
	0.0041
	0.012
	0.25

	
	11
	0.00013
	0.0039
	0.012
	0.25

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000145
	0.00402
	0.0122
	0.246

	
	SD
	0.0000113
	0.000108
	0.000603
	0.00505

	
	RSD/%
	7.79
	2.69
	4.94
	2.05

	
	Max
	0.00016
	0.0042
	0.013
	0.25

	
	Min
	0.00013
	0.0039
	0.011
	0.24

	
	Gmax
	1.327
	1.667
	1.327
	0.792

	
	Gmin
	1.327
	1.111
	1.990
	1.188

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-42

	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	3
	1
	0.00013
	0.00052
	0.0080
	0.060**
	0.18
	2.40
	4.09
	5.22

	
	2
	0.00011
	0.00053
	0.0082
	0.068
	0.19
	2.41
	4.03
	5.08

	
	3
	0.00012
	0.00052
	0.0081
	0.070
	0.19
	2.44
	3.99
	5.22

	
	4
	0.00012
	0.00056
	0.0084
	0.067
	0.19
	2.45
	4.03
	5.18

	
	5
	0.00011
	0.00055
	0.0079
	0.068
	0.18
	2.46
	4.09
	5.20

	
	6
	0.00013
	0.00057
	0.0081
	0.068
	0.19
	2.43
	4.10
	5.16

	
	7
	0.00014
	0.00053
	0.0082
	0.068
	0.18
	2.44
	4.01
	5.24

	
	8
	0.00012
	0.00052
	0.0080
	0.067
	0.18
	2.46
	4.06
	5.22

	
	9
	0.00011
	0.00051
	0.0083
	0.070
	0.18
	2.41
	4.04
	5.17

	
	10
	0.00013
	0.00052
	0.0080
	0.069
	0.19
	2.44
	4.00
	5.31

	
	11
	0.00013
	0.00055
	0.0081
	0.068
	0.18
	2.45
	4.07
	5.18

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000123
	0.000535
	0.00812
	0.0675
	0.185
	2.435
	4.046
	5.198

	
	SD
	0.0000101
	0.0000197
	0.000147
	0.00270
	0.00522
	0.0207
	0.0383
	0.0571

	
	RSD/%
	8.21
	3.68
	1.81
	4.00
	2.82
	0.85
	0.95
	1.10

	
	Max
	0.00014
	0.00057
	0.0084
	0.070
	 0.19
	2.46
	4.10
	5.31

	
	Min
	0.00011
	0.00051
	0.0079
	0.060
	 0.18
	2.40
	3.99
	5.08

	
	Gmax
	1.683
	1.777
	1.905
	0.926
	0.958
	1.208
	1.410
	1.961

	
	Gmin
	1.287
	1.269
	1.497
	2.777
	0.958
	1.691
	1.462
	2.067

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	0.060为离群值（舍弃）
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-43


	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	3
	1
	0.00047
	0.0025
	0.034
	0.29
	0.56
	1.52
	2.62

	
	2
	0.00048
	0.0025
	0.033
	0.29
	0.54
	1.53
	2.66

	
	3
	0.00048
	0.0026
	0.033
	0.26
	0.55
	1.54
	2.67

	
	4
	0.00050
	0.0026
	0.034
	0.27
	0.56
	1.54
	2.60

	
	5
	0.00049
	0.0024
	0.032
	0.29
	0.54
	1.53
	2.59

	
	6
	0.00051
	0.0024
	0.034
	0.28
	0.53
	1.52
	2.63

	
	7
	0.00047
	0.0025
	0.033
	0.25
	0.52
	1.52
	2.61

	
	8
	0.00048
	0.0025
	0.033
	0.26
	0.55
	1.51
	2.62

	
	9
	0.00047
	0.0026
	0.033
	0.29
	0.56
	1.50
	2.62

	
	10
	0.00049
	0.0025
	0.033
	0.28
	0.57
	1.52
	2.60

	
	11
	0.00050
	0.0027
	0.033
	0.28
	0.55
	1.53
	2.63

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000485
	0.00253
	0.0332
	0.276
	0.548
	1.524
	2.623

	
	SD
	0.0000137
	0.0000905
	0.000603
	0.0143
	0.0147
	0.0121
	0.0245

	
	RSD/%
	2.82
	3.58
	1.816
	5.18
	2.68
	0.79
	0.93

	
	Max
	0.00051
	0.0027
	0.034
	0.29
	0.57
	1.54
	2.67

	
	Min
	0.00047
	0.0024
	0.032
	0.25
	0.52
	1.50
	2.59

	
	Gmax
	1.825
	1.878
	1.327
	0.979
	1.497
	1.322
	1.918

	
	Gmin
	1.095
	1.436
	1.990
	1.818
	1.905
	1.983
	1.347

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-44

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	




3
	1
	0.0085
	0.050
	0.96
	1.58
	3.11
	5.56

	
	2
	0.0088
	0.050
	0.98
	1.55
	3.08
	5.59

	
	3
	0.0089
	0.050
	0.96
	1.60
	3.12
	5.57

	
	4
	0.0084
	0.049
	0.97
	1.54
	3.10
	5.56

	
	5
	0.0086
	0.049
	0.98
	1.59
	3.11
	5.58

	
	6
	0.0085
	0.051
	0.95
	1.56
	3.09
	5.56

	
	7
	0.0090
	0.051
	0.97
	1.55
	3.16
	5.57

	
	8
	0.0086
	0.050
	0.98
	1.59
	3.12
	5.62

	
	9
	0.0087
	0.052
	0.95
	1.58
	3.10
	5.61

	
	10
	0.0085
	0.050
	0.97
	1.57
	3.11
	5.59

	
	11
	0.0088
	0.049
	0.96
	1.56
	3.15
	5.58

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00866
	0.0501
	0.966
	1.570
	3.114
	5.581

	
	SD
	0.000191
	0.000944
	0.0112
	0.0195
	0.0238
	0.0202

	
	RSD/%
	2.21
	1.88
	1.16
	1.24
	0.76
	0.36

	
	Max
	0.0090
	0.052
	0.98
	1.60
	3.16
	5.62

	
	Min
	0.0084
	0.049
	0.95
	1.55
	3.08
	5.56

	
	Gmax
	1.780
	2.013
	1.250
	1.538
	1.933
	1.931

	
	Gmin
	1.361
	1.165
	1.429
	1.026
	1.429
	1.040

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-45

	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	







3
	1
	0.00072
	0.0031
	0.029
	0.15

	
	2
	0.00072
	0.0032
	0.030
	0.15

	
	3
	0.00069
	0.0032
	0.030
	0.15

	
	4
	0.00070
	0.0033
	0.029
	0.15

	
	5
	0.00071
	0.0030
	0.028
	0.15

	
	6
	0.00068
	0.0031
	0.030
	0.14**

	
	7
	0.00066
	0.0031
	0.031
	0.15

	
	8
	0.00069
	0.0031
	0.030
	0.15

	
	9
	0.00072
	0.0031
	0.029
	0.15

	
	10
	0.00072
	0.0032
	0.031
	0.15

	
	11
	0.00071
	0.0030
	0.030
	0.15

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000702
	0.00313
	0.0297
	0.149

	
	SD
	0.0000199
	0.0000905
	0.000905
	0.00302

	
	RSD/%
	2.83
	2.89
	3.05
	2.03

	
	Max
	0.00072
	0.0033
	0.031
	0.15

	
	Min
	0.00066
	0.0030
	0.028
	0.14

	
	Gmax
	0.905
	1.878
	1.436
	0.331

	
	Gmin
	2.111
	1.436
	1.878
	2.980

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	0.14为离群值（舍弃）



附表 2-46

	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	





3
	1
	0.0030
	0.031
	0.53

	
	2
	0.0029
	0.031
	0.54

	
	3
	0.0030
	0.033
	0.54

	
	4
	0.0030
	0.033
	0.53

	
	5
	0.0030
	0.029
	0.54

	
	6
	0.0031
	0.029
	0.53

	
	7
	0.0030
	0.033
	0.54

	
	8
	0.0029
	0.035
	0.54

	
	9
	0.0029
	0.033
	0.53

	
	10
	0.0029
	0.034
	0.53

	
	11
	0.0030
	0.033
	0.53

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00297
	0.0322
	0.535

	
	SD
	0.0000647
	0.00194
	0.00522

	
	RSD/%
	2.18
	6.02
	0.98

	
	Max
	0.0031
	0.035
	0.54

	
	Min
	0.0029
	0.029
	0.53

	
	Gmax
	2.009
	1.443
	0.958

	
	Gmin
	1.082
	1.649
	0.958

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-47

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	3
	1
	0.0021
	0.010
	0.54
	1.02
	1.55

	
	2
	0.0020
	0.011
	0.57
	1.04
	1.59

	
	3
	0.0020
	0.011
	0.55
	1.11
	1.57

	
	4
	0.0019
	0.011
	0.57
	1.05
	1.54

	
	5
	0.0020
	0.010
	0.56
	1.07
	1.58

	
	6
	0.0020
	0.011
	0.54
	1.04
	1.60

	
	7
	0.0020
	0.010
	0.55
	1.06
	1.57

	
	8
	0.0020
	0.011
	0.57
	1.02
	1.56

	
	9
	0.0021
	0.010
	0.56
	1.09
	1.59

	
	10
	0.0021
	0.010
	0.57
	1.05
	1.55

	
	11
	0.0021
	0.010
	0.57
	1.04
	1.57

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00203
	0.0105
	0.559
	1.054
	1.570

	
	SD
	0.0000647
	0.000522
	0.0122
	0.0277
	0.0190

	
	RSD/%
	3.19
	4.97
	2.18
	2.63
	1.210

	
	Max
	0.0021
	0.011
	0.57
	1.11
	1.60

	
	Min
	0.0019
	0.010
	0.54
	1.02
	1.54

	
	Gmax
	1.082
	0.958
	0.902
	2.027
	1.579

	
	Gmin
	2.009
	0.958
	1.557
	1.227
	1.579

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-48

	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	3
	1
	0.0040
	0.028
	0.20

	
	2
	0.0038
	0.028
	0.21

	
	3
	0.0040
	0.029
	0.20

	
	4
	0.0039
	0.027
	0.20

	
	5
	0.0042
	0.028
	0.21

	
	6
	0.0042
	0.028
	0.20

	
	7
	0.0042
	0.028
	0.21

	
	8
	0.0041
	0.027
	0.19

	
	9
	0.0042
	0.029
	0.20

	
	10
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	11
	0.0041
	0.028
	0.20

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00407
	0.0280
	0.201

	
	SD
	0.000135
	0.000632
	0.00701

	
	RSD/%
	3.32
	2.26
	3.49

	
	Max
	0.0042
	0.029
	0.21

	
	Min
	0.0038
	0.027
	0.19

	
	Gmax
	0.963
	1.582
	1.284

	
	Gmin
	2.000
	1.582
	1.569

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-49

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	3
	1
	0.0021
	0.012
	0.049
	0.093
	0.57
	1.46
	2.01

	
	2
	0.0021
	0.011
	0.051
	0.098
	0.54
	1.49
	2.08

	
	3
	0.0020
	0.013
	0.052
	0.095
	0.58
	1.50
	2.11

	
	4
	0.0021
	0.014
	0.051
	0.097
	0.55
	1.49
	2.05

	
	5
	0.0018
	0.014
	0.050
	0.100
	0.56
	1.52
	2.07

	
	6
	0.0021
	0.013
	0.051
	0.099
	0.55
	1.51
	2.06

	
	7
	0.0020
	0.012
	0.052
	0.096
	0.57
	1.50
	2.02

	
	8
	0.0019
	0.011
	0.049
	0.094
	0.56
	1.52
	2.00

	
	9
	0.0021
	0.012
	0.050
	0.097
	0.55
	1.49
	2.05

	
	10
	0.0020
	0.014
	0.050
	0.098
	0.57
	1.52
	2.09

	
	11
	0.0022
	0.012
	0.051
	0.095
	0.55
	1.50
	2.10

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00204
	0.0125
	0.0505
	0.0965
	0.559
	1.500
	2.058

	
	SD
	0.000112
	0.00113
	0.00104
	0.00216
	0.0122
	0.0179
	0.0366

	
	RSD/%
	5.49
	9.04
	2.06
	2.24
	2.18
	1.19
	1.78

	
	Max
	0.0022
	0.014
	0.052
	0.100
	0.58
	1.52
	2.11

	
	Min
	0.0018
	0.011
	0.049
	0.093
	0.54
	1.46
	2.00

	
	Gmax
	1.429
	1.327
	1.442
	1.620
	1.721
	1.117
	1.421

	
	Gmin
	1.964
	1.327
	1.442
	1.620
	1.557
	2.235
	1.585

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-50

	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	3
	1
	0.00032
	0.0062
	0.024

	
	2
	0.00034
	0.0059
	0.022

	
	3
	0.00030
	0.0060
	0.023

	
	4
	0.00035
	0.0062
	0.023

	
	5
	0.00032
	0.0063
	0.022

	
	6
	0.00031
	0.0061
	0.023

	
	7
	0.00034
	0.0062
	0.024

	
	8
	0.00035
	0.0062
	0.023

	
	9
	0.00032
	0.0060
	0.021

	
	10
	0.00034
	0.0050**
	0.022

	
	11
	0.00033
	0.0063
	0.022

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000329
	0.00604
	0.0226

	
	SD
	0.0000164
	0.000367
	0.000924

	
	RSD/%
	4.98
	6.08
	4.09

	
	Max
	0.00035
	0.0063
	0.024

	
	Min
	0.00030
	0.0050
	0.021

	
	Gmax
	1.280
	0.708
	1.515

	
	Gmin
	1.768
	2.833
	1.732

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	0.0050为离群值（舍弃）
	无异常



附表 2-51

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	3
	1
	0.0097
	0.026
	0.32

	
	2
	0.0098
	0.025
	0.34

	
	3
	0.0099
	0.025
	0.32

	
	4
	0.0100
	0.026
	0.31

	
	5
	0.0096
	0.024
	0.30

	
	6
	0.0098
	0.027
	0.33

	
	7
	0.0095
	0.025
	0.32

	
	8
	0.0097
	0.026
	0.32

	
	9
	0.0098
	0.026
	0.31

	
	10
	0.0098
	0.026
	0.33

	
	11
	0.0099
	0.026
	0.31

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00977
	0.0256
	0.319

	
	SD
	0.000142
	0.000809
	0.0114

	
	RSD/%
	1.45
	3.16
	3.57

	
	Max
	0.0100
	0.027
	0.34

	
	Min
	0.0096
	0.024
	0.30

	
	Gmax
	1.620
	1.731
	1.842

	
	Gmin
	1.197
	1.978
	1.667

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-52


	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	3
	1
	0.0069
	0.013
	0.44

	
	2
	0.0067
	0.013
	0.44

	
	3
	0.0068
	0.014
	0.44

	
	4
	0.0069
	0.013
	0.44

	
	5
	0.0067
	0.013
	0.46

	
	6
	0.0066
	0.013
	0.47

	
	7
	0.0069
	0.014
	0.45

	
	8
	0.0069
	0.013
	0.44

	
	9
	0.0069
	0.014
	0.46

	
	10
	0.0067
	0.014
	0.45

	
	11
	0.0070
	0.014
	0.45

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00682
	0.0135
	0.449

	
	SD
	0.000125
	0.000522
	0.0104

	
	RSD/%
	1.83
	3.87
	2.32

	
	Max
	0.0070
	0.014
	0.47

	
	Min
	0.0066
	0.013
	0.44

	
	Gmax
	1.440
	0.958
	2.019

	
	Gmin
	1.760
	0.958
	0.865

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-53

	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	3
	1
	0.0078
	0.038
	0.27

	
	2
	0.0079
	0.036
	0.28

	
	3
	0.0081
	0.041
	0.27

	
	4
	0.0078
	0.039
	0.30

	
	5
	0.0080
	0.041
	0.28

	
	6
	0.0079
	0.039
	0.29

	
	7
	0.0081
	0.040
	0.30

	
	8
	0.0080
	0.041
	0.26

	
	9
	0.0078
	0.041
	0.30

	
	10
	0.0079
	0.039
	0.29

	
	11
	0.0081
	0.041
	0.27  

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00795
	0.0396
	0.283

	
	SD
	0.000121
	0.00163
	0.0142

	
	RSD/%
	1.52
	4.12
	5.02

	
	Max
	0.0081
	0.041
	0.30

	
	Min
	0.0078
	0.036
	0.26

	
	Gmax
	1.240
	0.859
	1.197

	
	Gmin
	1.240
	2.209
	1.620

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-54


	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	3
	1
	0.0027
	0.046
	0.21
	1.22
	2.12

	
	2
	0.0025
	0.047
	0.22
	1.26
	2.11

	
	3
	0.0024
	0.046
	0.22
	1.27
	2.15

	
	4
	0.0026
	0.046
	0.23
	1.25
	2.13

	
	5
	0.0023
	0.047
	0.22
	1.26
	2.14

	
	6
	0.0027
	0.047
	0.21
	1.27
	2.12

	
	7
	0.0024
	0.048
	0.22
	1.27
	2.11

	
	8
	0.0025
	0.047
	0.23
	1.27
	2.10

	
	9
	0.0027
	0.047
	0.22
	1.21
	2.14

	
	10
	0.0026
	0.048
	0.22
	1.26
	2.15

	
	11
	0.0024
	0.046
	0.23
	1.27
	2.13

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00253
	0.0468
	0.221
	1.255
	2.127

	
	SD
	0.000142
	0.000751
	0.00701
	0.0211
	0.0168

	
	RSD/%
	5.61
	1.60
	3.17
	1.68
	0.79

	
	Max
	0.0027
	0.048
	0.23
	1.27
	2.15

	
	Min
	0.0023
	0.046
	0.21
	1.21
	2.10

	
	Gmax
	1.197
	1.598
	1.284
	0.711
	1.369

	
	Gmin
	1.620
	1.065
	1.569
	2.133
	1.607

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-55


	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	4
	1
	0.00023
	0.0018
	0.0069
	0.043
	0.58
	1.04
	1.91

	
	2
	0.00023
	0.0018
	0.0068
	0.043
	0.58
	1.03
	1.91

	
	3
	0.00022
	0.0018
	0.0069
	0.044
	0.58
	1.04
	1.91

	
	4
	0.00023
	0.0018
	0.0069
	0.044
	0.58
	1.03
	1.91

	
	5
	0.00023
	0.0019
	0.0070
	0.044
	0.57
	1.03
	1.90

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000228
	0.00182
	0.00690
	0.0436
	0.578
	1.034
	1.908

	
	SD
	0.00000447
	0.0000447
	0.0000707
	0.000548
	0.00447
	0.00548
	0.00447

	
	RSD/%
	1.96
	2.46
	1.16
	1.26
	0.77
	0.53
	0.23

	
	Max
	0.00023
	0.0019
	0.0070
	0.044
	0.58
	1.04
	1.91

	
	Min
	0.00022
	0.0018
	0.0068
	0.043
	0.57
	1.03
	1.90

	
	Gmax
	0.447
	1.790
	1.414
	0.730
	0.447
	1.095
	0.447

	
	Gmin
	1.790
	0.447
	1.414
	1.095
	1.790
	0.730
	1.790

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-56

	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	4
	1
	0.00030
	0.0026
	0.071
	1.02
	2.98
	5.71
	12.14
	16.64
	20.60

	
	2
	0.00029
	0.0025
	0.070
	1.03
	2.97
	5.69
	12.31
	16.76
	20.77

	
	3
	0.00028
	0.0027
	0.072
	1.05
	2.97
	5.70
	12.38
	16.64
	20.32

	
	4
	0.00029
	0.0025
	0.072
	1.03
	2.97
	5.69
	12.32
	16.66
	19.83

	
	5
	0.00028
	0.0025
	0.071
	1.03
	2.94
	5.65
	12.34
	16.39
	20.64

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000288
	0.00256
	0.0712
	1.032
	2.966
	5.688
	12.298
	16.618
	20.432

	
	SD
	0.00000837
	0.0000894
	0.000837
	0.0110
	0.0152
	0.0228
	0.0923
	0.137
	0.374

	
	RSD/%
	2.91
	3.49
	1.18
	1.07
	0.51
	0.40
	0.75
	0.82
	1.83

	
	Max
	0.00030
	0.0027
	0.072
	1.05
	2.98
	5.71
	12.38
	16.76
	20.77

	
	Min
	0.00028
	0.0025
	0.070
	1.02
	2.94
	5.65
	12.14
	16.39
	19.83

	
	Gmax
	1.434
	1.566
	0.956
	1.636
	0.921
	0.965
	0.888
	1.036
	0.904

	
	Gmin
	0.956
	0.671
	1.434
	1.091
	1.711
	1.667
	1.712
	1.664
	1.610

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-57

	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	4
	1
	0.00017
	0.0023
	0.049
	0.45

	
	2
	0.00016
	0.0023
	0.050
	0.46

	
	3
	0.00016
	0.0023
	0.050
	0.45

	
	4
	0.00016
	0.0023
	0.050
	0.46

	
	5
	0.00017
	0.0024
	0.049
	0.45

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000164
	0.00232
	0.0496
	0.454

	
	SD
	0.00000548
	0.0000447
	0.000548
	0.00548

	
	RSD/%
	3.34
	1.93
	1.10
	1.21

	
	Max
	0.00017
	0.0024
	0.050
	0.46

	
	Min
	0.00016
	0.0023
	0.049
	0.45

	
	Gmax
	1.095
	1.790
	0.730
	1.095

	
	Gmin
	0.730
	0.447
	1.095
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-58

	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	4
	1
	0.00013
	0.0021
	0.030

	
	2
	0.00015
	0.0021
	0.030

	
	3
	0.00014
	0.0021
	0.029

	
	4
	0.00014
	0.0021
	0.031

	
	5
	0.00013
	0.0021
	0.029

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	0.000138
	0.00210
	0.0298

	
	SD
	0.00000837
	0
	0.000837

	
	RSD/%
	6.07
	0
	2.81

	
	Max
	0.00015
	0.0021
	0.031

	
	Min
	0.00013
	0.0021
	0.029

	
	Gmax
	1.434
	0
	1.434

	
	Gmin
	0.956
	0
	0.956

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-59

	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


4
	1
	0.00015
	0.0032
	0.012
	0.24

	
	2
	0.00015
	0.0033
	0.012
	0.24

	
	3
	0.00013
	0.0032
	0.012
	0.23

	
	4
	0.00013
	0.0033
	0.012
	0.24

	
	5
	0.00015
	0.0034
	0.012
	0.24

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000142
	0.00328
	0.0120
	0.238

	
	SD
	0.0000110
	0.0000837
	0
	0.00447

	
	RSD/%
	7.75
	2.55
	0
	1.88

	
	Max
	0.00015
	0.0034
	0.012
	0.24

	
	Min
	0.00013
	0.0032
	0.012
	0.23

	
	Gmax
	0.727
	1.434
	0
	0.447

	
	Gmin
	1.091
	0.956
	0
	1.790

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-60


	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	4
	1
	0.00011
	0.00063
	0.0075
	0.074
	0.21
	2.43
	4.31
	5.24

	
	2
	0.00011
	0.00061
	0.0076
	0.073
	0.21
	2.47
	4.41
	5.25

	
	3
	0.00012
	0.00063
	0.0076
	0.072
	0.20
	2.48
	4.36
	5.24

	
	4
	0.00012
	0.00063
	0.0076
	0.076
	0.19
	2.43
	4.37
	5.25

	
	5
	0.00012
	0.00061
	0.0076
	0.072
	0.20
	2.49
	4.35
	5.24

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000116
	0.000622
	0.00758
	0.0734
	0.202
	2.460
	4.360
	5.244

	
	SD
	0.00000548
	0.0000110
	0.0000447
	0.00167
	0.00837
	0.0283
	0.0361
	0.00548

	
	RSD/%
	4.72
	1.77
	0.59
	2.28
	4.14
	1.15
	0.83
	0.10

	
	Max
	0.00012
	0.00063
	0.0076
	0.076
	0.21
	2.49
	4.41
	5.25

	
	Min
	0.00011
	0.00061
	0.0075
	0.072
	0.19
	2.43
	4.31
	5.24

	
	Gmax
	0.730
	0.727
	0.447
	1.557
	0.956
	1.060
	1.385
	1.095

	
	Gmin
	1.095
	1.091
	1.790
	0.838
	1.434
	1.060
	1.385
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-61

	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	4
	1
	0.00041
	0.0020
	0.027
	0.28
	0.55
	1.44
	2.50

	
	2
	0.00040
	0.0020
	0.027
	0.28
	0.54
	1.46
	2.47

	
	3
	0.00040
	0.0020
	0.027
	0.29
	0.55
	1.46
	2.46

	
	4
	0.00040
	0.0020
	0.027
	0.28
	0.55
	1.48
	2.47

	
	5
	0.00039
	0.0021
	0.027
	0.28
	0.55
	1.46
	2.48

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000400
	0.00202
	0.0270
	0.282
	0.548
	1.460
	2.476

	
	SD
	0.00000707
	0.0000447
	0
	0.00447
	0.00447
	0.0141
	0.0152

	
	RSD/%
	1.77
	2.21
	0
	1.59
	0.82
	0.97
	0.61

	
	Max
	0.00041
	0.0021
	0.027
	0.29
	0.55
	1.48
	2.50

	
	Min
	0.00039
	0.0020
	0.027
	0.28
	0.54
	1.44
	2.46

	
	Gmax
	1.414
	1.790
	0
	1.790
	0.447
	1.418
	1.579

	
	Gmin
	1.414
	0.447
	0
	0.447
	1.790
	1.418
	1.053

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-62

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	4
	1
	0.0075
	0.046
	0.95
	1.50
	3.04
	5.53

	
	2
	0.0077
	0.047
	0.94
	1.50
	3.02
	5.56

	
	3
	0.0078
	0.046
	0.93
	1.51
	3.01
	5.59

	
	4
	0.0078
	0.046
	0.92
	1.49
	3.00
	5.54

	
	5
	0.0075
	0.046
	0.93
	1.49
	3.01
	5.54

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00766
	0.0462
	0.934
	1.498
	3.016
	5.552

	
	SD
	0.000152
	0.000447
	0.0114
	0.00837
	0.0152
	0.0239

	
	RSD/%
	1.98
	0.97
	1.22
	0.56
	0.50
	0.43

	
	Max
	0.0078
	0.047
	0.95
	1.51
	3.04
	5.59

	
	Min
	0.0075
	0.046
	0.92
	1.49
	3.00
	5.53

	
	Gmax
	0.921
	1.790
	1.404
	1.434
	1.579
	1.590

	
	Gmin
	1.053
	0.447
	1.228
	0.956
	1.053
	0.921

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-63
	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	4
	1
	0.00066
	0.0029
	0.025
	0.16

	
	2
	0.00066
	0.0029
	0.026
	0.16

	
	3
	0.00067
	0.0028
	0.026
	0.16

	
	4
	0.00067
	0.0028
	0.026
	0.16

	
	5
	0.00067
	0.0029
	0.026
	0.16

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000666
	0.00286
	0.0258
	0.160

	
	SD
	0.00000548
	0.0000548
	0.000447
	0

	
	RSD/%
	0.82
	1.92
	1.73
	0

	
	Max
	0.00067
	0.0029
	0.026
	0.16

	
	Min
	0.00066
	0.0028
	0.025
	0.16

	
	Gmax
	0.730
	0.730
	0.447
	0

	
	Gmin
	1.095
	1.095
	1.790
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-64

	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	4
	1
	0.0026
	0.030
	0.54

	
	2
	0.0027
	0.030
	0.54

	
	3
	0.0027
	0.029
	0.53

	
	4
	0.0027
	0.030
	0.55

	
	5
	0.0027
	0.030
	0.56

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00268
	0.0298
	0.544

	
	SD
	0.0000447
	0.000447
	0.0114

	
	RSD/%
	1.67
	1.50
	2.10

	
	Max
	0.0027
	0.030
	0.56

	
	Min
	0.0026
	0.029
	0.53

	
	Gmax
	0.447
	0.447
	1.404

	
	Gmin
	1.790
	1.790
	1.228

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-65

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	4
	1
	0.0019
	0.011
	0.54
	1.01
	1.54

	
	2
	0.0020
	0.010
	0.54
	1.02
	1.53

	
	3
	0.0019
	0.011
	0.54
	1.02
	1.52

	
	4
	0.0019
	0.011
	0.55
	1.03
	1.53

	
	5
	0.0021
	0.011
	0.55
	1.02
	1.54

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00196
	0.0108
	0.544
	1.020
	1.532

	
	SD
	0.0000894
	0.000447
	0.00548
	0.00707
	0.00837

	
	RSD/%
	4.56
	4.14
	1.01
	0.69
	0.55

	
	Max
	0.0021
	0.011
	0.55
	1.03
	1.54

	
	Min
	0.0019
	0.010
	0.54
	1.01
	1.52

	
	Gmax
	1.566
	0.447
	1.095
	1.414
	0.956

	
	Gmin
	0.671
	1.790
	0.730
	1.414
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-66

	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	4
	1
	0.0034
	0.025
	0.19

	
	2
	0.0034
	0.026
	0.19

	
	3
	0.0033
	0.026
	0.19

	
	4
	0.0034
	0.026
	0.19

	
	5
	0.0033
	0.025
	0.19

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00336
	0.0256
	0.190

	
	SD
	0.0000548
	0.000548
	0

	
	RSD/%
	1.63
	2.14
	0

	
	Max
	0.0034
	0.026
	0.19

	
	Min
	0.0033
	0.025
	0.19

	
	Gmax
	0.730
	0.730
	0

	
	Gmin
	1.095
	1.095
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-67

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	4
	1
	0.0025
	0.013
	0.057
	0.12
	0.57
	1.50
	2.20

	
	2
	0.0026
	0.011
	0.055
	0.11
	0.56
	1.48
	2.08

	
	3
	0.0024
	0.013
	0.055
	0.12
	0.56
	1.48
	2.13

	
	4
	0.0025
	0.013
	0.058
	0.11
	0.57
	1.53
	2.09

	
	5
	0.0031
	0.012
	0.055
	0.11
	0.56
	1.53
	2.05

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00262
	0.0124
	0.0560
	0.114
	0.564
	1.504
	2.110

	
	SD
	0.000278
	0.000894
	0.00141
	0.00548
	0.00548
	0.0251
	0.0579

	
	RSD/%
	10.61
	7.21
	2.52
	4.81
	0.97
	1.67
	2.74

	
	Max
	0.0031
	0.013
	0.058
	0.12
	0.57
	1.53
	2.20

	
	Min
	0.0024
	0.011
	0.055
	0.11
	0.56
	1.48
	2.05

	
	Gmax
	1.727
	0.671
	1.418
	1.095
	1.095
	1.036
	1.554

	
	Gmin
	0.791
	1.566
	0.709
	0.730
	0.730
	0.956
	1.036

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-68

	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	4
	1
	0.00031
	0.0058
	0.023

	
	2
	0.00036
	0.0058
	0.022

	
	3
	0.00034
	0.0058
	0.023

	
	4
	0.00031
	0.0057
	0.023

	
	5
	0.00034
	0.0058
	0.023

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000332
	0.00578
	0.0228

	
	SD
	0.0000217
	0.0000447
	0.000447

	
	RSD/%
	6.54
	0.77
	1.961

	
	Max
	0.00036
	0.0058
	0.023

	
	Min
	0.00031
	0.0057
	0.022

	
	Gmax
	1.290
	0.447
	0.447

	
	Gmin
	1.014
	1.790
	1.790

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-69

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	4
	1
	0.0078
	0.020
	0.25

	
	2
	0.0080
	0.020
	0.25

	
	3
	0.0079
	0.020
	0.26

	
	4
	0.0079
	0.019
	0.25

	
	5
	0.0079
	0.019
	0.25

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00790
	0.0196
	0.252

	
	SD
	0.0000707
	0.000548
	0.00447

	
	RSD/%
	0.89
	2.80
	1.77

	
	Max
	0.0080
	0.020
	0.26

	
	Min
	0.0078
	0.019
	0.25

	
	Gmax
	1.414
	0.730
	1.790

	
	Gmin
	1.414
	1.095
	0.447

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-70

	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	4
	1
	0.0059 
	0.012
	0.40

	
	2
	0.0059
	0.012
	0.40

	
	3
	0.0059
	0.012
	0.40

	
	4
	0.0059
	0.012
	0.41

	
	5
	0.0057
	0.012
	0.40

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00586
	0.0120
	0.402

	
	SD
	0.0000894
	0
	0.00447

	
	RSD/%
	1.53
	0
	1.11

	
	Max
	0.0059
	0.012
	0.41

	
	Min
	0.0057
	0.012
	0.40

	
	Gmax
	0.447
	0
	1.790

	
	Gmin
	1.790
	0
	0.447

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-71

	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	4
	1
	0.0081
	0.036
	0.28

	
	2
	0.0078
	0.036
	0.28

	
	3
	0.0081
	0.035
	0.28

	
	4
	0.0078
	0.037
	0.28

	
	5
	0.0076
	0.036
	0.27

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00788
	0.0360
	0.278

	
	SD
	0.000217
	0.000707
	0.00447

	
	RSD/%
	2.75
	1.96
	1.61

	
	Max
	0.0081
	0.037
	0.28

	
	Min
	0.0076
	0.035
	0.27

	
	Gmax
	1.014
	1.414
	0.447

	
	Gmin
	1.290
	1.414
	1.790

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-72

	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	4
	1
	0.0018
	0.047
	0.20
	1.24
	2.11

	
	2
	0.0018
	0.047
	0.20
	1.24
	2.12

	
	3
	0.0019
	0.046
	0.20
	1.25
	2.11

	
	4
	0.0018
	0.048
	0.20
	1.24
	2.11

	
	5
	0.0019
	0.047
	0.20
	1.26
	2.11

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00184
	0.0470
	0.200
	1.246
	2.112

	
	SD
	0.0000548
	0.000707
	0
	0.00894
	0.00447

	
	RSD/%
	1.13
	1.50
	0
	0.72
	0.22

	
	Max
	0.0019
	0.048
	0.20
	1.26
	2.12

	
	Min
	0.0018
	0.046
	0.20
	1.24
	2.11

	
	Gmax
	1.095
	1.414
	0
	1.566
	1.790

	
	Gmin
	0.730
	1.414
	0
	0.671
	0.447

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-73

	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	5
	1
	0.00018
	0.0022 
	0.0064
	0.046
	0.54
	1.01
	1.93

	
	2
	0.00016
	0.0020 
	0.0064
	0.048
	0.53
	1.01
	1.94

	
	3
	0.00018
	0.0019 
	0.0065
	0.048
	0.53
	0.98
	1.94

	
	4
	0.00019
	0.0020 
	0.0065
	0.048
	0.54
	0.98
	1.95

	
	5
	0.00017
	0.0020 
	0.0066
	0.046
	0.52
	0.99
	1.95

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000176
	0.00202
	0.00648
	0.0472
	0.532
	0.994
	1.942

	
	SD
	0.0000114
	0.000110
	0.0000837
	0.00110
	0.00837
	0.0152
	0.00837

	
	RSD/%
	6.48
	5.45
	1.29
	2.33
	1.57
	1.53
	0.43

	
	Max
	0.00019
	0.0022
	0.0066
	0.048
	0.54
	1.01
	1.95

	
	Min
	0.00016
	0.0019
	0.0064
	0.046
	0.52
	0.98
	1.93

	
	Gmax
	1.228
	1.636
	1.434
	0.727
	0.956
	1.053
	0.956

	
	Gmin
	1.404
	1.091
	0.956
	1.091
	1.434
	0.921
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-74

	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	5
	1
	0.00023
	0.0076
	0.068
	0.95
	2.96
	5.74
	11.98
	16.22
	20.34

	
	2
	0.00025
	0.0078
	0.068
	0.96
	2.95
	5.71
	12.08
	16.21
	20.32

	
	3
	0.00031
	0.0082
	0.068
	0.97
	2.99
	5.83
	12.10 
	16.21
	20.35

	
	4
	0.00028
	0.0079
	0.067
	0.96
	2.99
	5.78
	12.11
	16.42
	20.48

	
	5
	0.00026
	0.0077
	0.068
	0.96
	2.97
	5.67
	12.15
	16.41
	20.66

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000266
	0.00784
	0.0678
	0.960
	2.972
	5.746
	12.084
	16.294
	20.430

	
	SD
	0.0000305
	0.000230
	0.000447
	0.00707
	0.0179
	0.0619
	0.0635
	0.111
	0.143

	
	RSD/%
	11.47
	2.93
	0.66
	0.74
	0.60
	1.08
	0.53
	0.68
	0.70

	
	Max
	0.00031
	0.0082
	0.068
	0.97
	2.99
	5.83
	12.15
	16.42
	20.66

	
	Min
	0.00023
	0.0076
	0.067
	0.95
	2.95
	5.67
	11.98
	16.21
	20.32

	
	Gmax
	1.443
	1.565
	0.447
	1.414
	1.006
	1.357
	1.039
	1.135
	1.608

	
	Gmin
	1.180
	1.043
	1.790
	1.414
	1.229
	1.228
	1.638
	0.757
	0.769

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-75

	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	5
	1
	0.00016
	0.0025
	0.050 
	0.45

	
	2
	0.00017
	0.0025
	0.050 
	0.44

	
	3
	0.00018
	0.0025
	0.050 
	0.45

	
	4
	0.00017
	0.0025
	0.050 
	0.45

	
	5
	0.00018
	0.0025
	0.051 
	0.45

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000172
	0.0025
	0.0502
	0.448

	
	SD
	0.00000837
	0
	0.000447
	0.00447

	
	RSD/%
	4.87
	0
	0.89
	1.00

	
	Max
	0.00018
	0.0025
	0.051
	0.45

	
	Min
	0.00016
	0.0025
	0.050
	0.44

	
	Gmax
	0.956
	0
	1.790
	0.447

	
	Gmin
	1.434
	0
	0.447
	1.790

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-76


	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	5
	1
	0.00018
	0.0027
	0.029

	
	2
	0.00016
	0.0027
	0.028

	
	3
	0.00013
	0.0025
	0.028

	
	4
	0.00014
	0.0025
	0.029

	
	5
	0.00014
	0.0026
	0.029

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	0.000150
	0.0026
	0.0286

	
	SD
	0.0000200
	0.000100
	0.000548

	
	RSD/%
	13.33
	3.85
	1.92

	
	Max
	0.00018
	0.0027
	0.029

	
	Min
	0.00013
	0.0025
	0.028

	
	Gmax
	1.500
	1.000
	0.730

	
	Gmin
	1.000
	1.000
	1.095

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-77


	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


5
	1
	0.00018
	0.0040
	0.012
	0.22

	
	2
	0.00017
	0.0040
	0.012
	0.23

	
	3
	0.00015
	0.0040
	0.012
	0.23

	
	4
	0.00017
	0.0041
	0.012
	0.23

	
	5
	0.00015
	0.0040
	0.012
	0.23

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000164
	0.00402
	0.0120
	0.228

	
	SD
	0.0000134
	0.0000447
	0
	0.00447

	
	RSD/%
	8.17
	1.11
	0
	1.96

	
	Max
	0.00018
	0.0041
	0.012
	0.23

	
	Min
	0.00015
	0.0040
	0.012
	0.22

	
	Gmax
	1.194
	1.790
	0
	0.447

	
	Gmin
	1.045
	0.447
	0
	1.790

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-78


	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	5
	1
	0.00016
	0.00049
	0.0076
	0.064
	0.18
	2.41
	3.99 
	5.45 

	
	2
	0.00015
	0.00058
	0.0077
	0.065
	0.18
	2.43
	4.05 
	5.40 

	
	3
	0.00016
	0.00057
	0.0073
	0.066
	0.18
	2.42
	4.00 
	5.40 

	
	4
	0.00015
	0.00056
	0.0074
	0.067
	0.18
	2.39
	4.05 
	5.40 

	
	5
	0.00015
	0.00057
	0.0074
	0.066
	0.18
	2.41
	3.96 
	5.29 

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000154
	0.000554
	0.00748
	0.0656
	0.180
	2.412
	4.010
	5.388

	
	SD
	0.00000548
	0.0000365
	0.000164
	0.00114
	0
	0.0148
	0.0394
	0.0589

	
	RSD/%
	3.56
	6.59
	2.19
	1.74
	0
	0.61
	0.98
	1.09

	
	Max
	0.00016
	0.00058
	0.0077
	0.067
	0.18
	2.43
	4.05
	5.45

	
	Min
	0.00015
	0.00049
	0.0073
	0.064
	0.18
	2.39
	3.96
	5.29

	
	Gmax
	1.095
	0.712
	1.341
	1.228
	0
	1.216
	1.015
	1.053

	
	Gmin
	0.730
	1.753
	1.098
	1.404
	0
	1.486
	1.269
	1.664

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-79

	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	5
	1
	0.00048
	0.0025
	0.031
	0.25
	0.52
	1.43
	2.49

	
	2
	0.00050
	0.0026
	0.030
	0.25
	0.53
	1.44
	2.47

	
	3
	0.00048
	0.0026
	0.030
	0.25
	0.54
	1.45
	2.46

	
	4
	0.00050
	0.0027
	0.030
	0.25
	0.53
	1.44
	2.45

	
	5
	0.00050
	0.0026
	0.030
	0.25
	0.52
	1.42
	2.48

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000492
	0.00260
	0.0302
	0.250
	0.528
	1.436
	2.470

	
	SD
	0.0000110
	0.0000707
	0.000447
	0
	0.00837
	0.0114
	0.0158

	
	RSD/%
	2.24
	2.72
	1.48
	0
	1.59
	0.79
	0.64

	
	Max
	0.00050
	0.0027
	0.031
	0.25
	0.54
	1.45
	2.49

	
	Min
	0.00048
	0.0025
	0.030
	0.25
	0.52
	1.42
	2.45

	
	Gmax
	0.727
	1.414
	1.790
	0
	1.434
	1.228
	1.266

	
	Gmin
	1.091
	1.414
	0.447
	0
	0.956
	1.404
	1.266

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-80

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	5
	1
	0.0084
	0.049 
	0.96
	1.60 
	3.10 
	5.69

	
	2
	0.0084
	0.049 
	0.98
	1.56 
	3.07
	5.70 

	
	3
	0.0083
	0.051 
	0.97
	1.60 
	3.07
	5.62

	
	4
	0.0084
	0.050 
	0.98
	1.56 
	3.08
	5.57

	
	5
	0.0084
	0.050 
	0.96
	1.55
	3.06
	5.58

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00838
	0.0498
	0.970
	1.574
	3.076
	5.632

	
	SD
	0.0000447
	0.000837
	0.0100
	0.0241
	0.0152
	0.0606

	
	RSD/%
	0.53
	1.68
	1.03
	1.53
	0.49
	1.08

	
	Max
	0.0084
	0.051
	0.98
	1.60
	3.10
	5.70

	
	Min
	0.0083
	0.049
	0.96
	1.55
	3.06
	5.57

	
	Gmax
	0.447
	1.434
	1.000
	1.079
	1.579
	1.122

	
	Gmin
	1.790
	0.956
	1.000
	0.996
	1.053
	1.023

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-81

	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	5
	1
	0.00071
	0.0033
	0.026
	0.14

	
	2
	0.00068
	0.0030
	0.026
	0.14

	
	3
	0.00069
	0.0033
	0.026
	0.14

	
	4
	0.00068
	0.0030
	0.026
	0.14

	
	5
	0.00069
	0.0033
	0.026
	0.14

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000690
	0.00318
	0.0260
	0.140

	
	SD
	0.0000122
	0.000164
	0
	0

	
	RSD/%
	1.77
	5.16
	0
	0

	
	Max
	0.00071
	0.0033
	0.026
	0.14

	
	Min
	0.00068
	0.0030
	0.026
	0.14

	
	Gmax
	1.639
	0.732
	0
	0

	
	Gmin
	0.820
	1.098
	0
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-82


	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	5
	1
	0.0028
	0.033
	0.49

	
	2
	0.0028
	0.032
	0.50

	
	3
	0.0027
	0.032
	0.51

	
	4
	0.0027
	0.033
	0.51

	
	5
	0.0027
	0.031
	0.51

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00274
	0.0322
	0.504

	
	SD
	0.0000548
	0.000837
	0.00894

	
	RSD/%
	2.00
	2.60
	1.77

	
	Max
	0.0028
	0.033
	0.51

	
	Min
	0.0027
	0.031
	0.49

	
	Gmax
	1.095
	0.956
	0.671

	
	Gmin
	0.730
	1.434
	1.566

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-83

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	5
	1
	0.0018
	0.010
	0.53
	1.04
	1.60

	
	2
	0.0016
	0.010
	0.54
	1.05
	1.57

	
	3
	0.0020
	0.011
	0.54
	1.05
	1.56

	
	4
	0.0020
	0.011
	0.54
	1.04
	1.57

	
	5
	0.0019
	0.011
	0.54
	1.04
	1.57

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00186
	0.0106
	0.538
	1.044
	1.574

	
	SD
	0.000167
	0.000548
	0.00447
	0.00548
	0.0152

	
	RSD/%
	8.98
	5.17
	0.83
	0.52
	0.97

	
	Max
	0.0020
	0.011
	0.54
	1.05
	1.60

	
	Min
	0.0016
	0.010
	0.53
	1.04
	1.56

	
	Gmax
	0.838
	0.730
	0.447
	1.095
	1.711

	
	Gmin
	1.557
	1.095
	1.790
	0.730
	0.921

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-84

	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	5
	1
	0.0041
	0.027
	0.19

	
	2
	0.0038
	0.026
	0.19

	
	3
	0.0039
	0.026
	0.19

	
	4
	0.0042
	0.025
	0.19

	
	5
	0.0040
	0.027
	0.19

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00400
	0.0262
	0.190

	
	SD
	0.000158
	0.000837
	0

	
	RSD/%
	3.95
	3.19
	0

	
	Max
	0.0042
	0.027
	0.19

	
	Min
	0.0038
	0.025
	0.19

	
	Gmax
	1.266
	0.956
	0

	
	Gmin
	1.266
	1.434
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-85

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	5
	1
	0.0015
	0.011
	0.052
	0.10
	0.50
	1.54
	1.96

	
	2
	0.0016
	0.011
	0.051
	0.12
	0.51
	1.56
	1.93

	
	3
	0.0017
	0.011
	0.051
	0.11
	0.51
	1.55
	1.99

	
	4
	0.0018
	0.010
	0.049
	0.12
	0.50
	1.55
	1.97

	
	5
	0.0016
	0.011
	0.049
	0.12
	0.51
	1.61
	1.93

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00164
	0.0108
	0.0504
	0.114
	0.506
	1.562
	1.956

	
	SD
	0.000114
	0.000447
	0.00134
	0.00894
	0.00548
	0.0277
	0.0261

	
	RSD/%
	6.95
	4.14
	2.66
	7.84
	1.08
	1.77
	1.33

	
	Max
	0.0018
	0.011
	0.052
	0.12
	0.51
	1.61
	1.99

	
	Min
	0.0015
	0.010
	0.049
	0.10
	0.50
	1.54
	1.93

	
	Gmax
	1.404
	0.447
	1.194
	0.671
	0.730
	1.733
	1.303

	
	Gmin
	1.228
	1.790
	1.045
	1.566
	1.095
	0.794
	0.996

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-86

	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	5
	1
	0.00035
	0.0056
	0.022

	
	2
	0.00028
	0.0055
	0.022

	
	3
	0.00030
	0.0056
	0.022

	
	4
	0.00033
	0.0055
	0.022

	
	5
	0.00028
	0.0054
	0.022

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000308
	0.00552
	0.0220

	
	SD
	0.0000311
	0.0000837
	0

	
	RSD/%
	10.10
	1.52
	0

	
	Max
	0.00035
	0.0056
	0.022

	
	Min
	0.00028
	0.0054
	0.022

	
	Gmax
	1.350
	0.956
	0

	
	Gmin
	0.900
	1.434
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-87

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	5
	1
	0.0087
	0.024
	0.26

	
	2
	0.0089
	0.025
	0.26

	
	3
	0.0086
	0.026
	0.26

	
	4
	0.0087
	0.027
	0.26

	
	5
	0.0089
	0.026
	0.26

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00876
	0.0256
	0.260

	
	SD
	0.000134
	0.00114
	0

	
	RSD/%
	1.53
	4.45
	0

	
	Max
	0.0089
	0.027
	0.26

	
	Min
	0.0086
	0.024
	0.26

	
	Gmax
	1.045
	1.228
	0

	
	Gmin
	1.194
	1.404
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-88

	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	5
	1
	0.0062
	0.012
	0.43

	
	2
	0.0061
	0.012
	0.43

	
	3
	0.0061
	0.012
	0.43

	
	4
	0.0064
	0.012
	0.43

	
	5
	0.0058
	0.012
	0.43

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00612
	0.0120
	0.430

	
	SD
	0.000217
	0
	0

	
	RSD/%
	3.55
	0
	0

	
	Max
	0.0064
	0.012
	0.43

	
	Min
	0.0058
	0.012
	0.43

	
	Gmax
	1.290
	0
	0

	
	Gmin
	1.475
	0
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-89

	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	5
	1
	0.0081
	0.042
	0.29

	
	2
	0.0083
	0.041
	0.29

	
	3
	0.0080
	0.040
	0.30

	
	4
	0.0080
	0.042
	0.30

	
	5
	0.0081
	0.042
	0.29

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00810
	0.0414
	0.294

	
	SD
	0.000122
	0.000894
	0.00548

	
	RSD/%
	1.51
	2.09
	1.86

	
	Max
	0.0083
	0.042
	0.30

	
	Min
	0.0080
	0.040
	0.29

	
	Gmax
	1.639
	0.671
	1.095

	
	Gmin
	0.820
	1.566
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-90

	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	5
	1
	0.0022
	0.044
	0.19
	1.21
	2.07

	
	2
	0.0026
	0.044
	0.18
	1.22
	2.04

	
	3
	0.0021
	0.043
	0.19
	1.23
	2.08

	
	4
	0.0019
	0.046
	0.18
	1.19
	2.07

	
	5
	0.0020 
	0.044
	0.19
	1.18
	2.06

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00216
	0.0442
	0.186
	1.206
	2.064

	
	SD
	0.000270
	0.00110
	0.00548
	0.0207
	0.0152

	
	RSD/%
	12.50
	2.49
	2.95
	1.72
	0.74

	
	Max
	0.0026
	0.046
	0.19
	1.23
	2.08

	
	Min
	0.0019
	0.043
	0.18
	1.18
	2.04

	
	Gmax
	1.630
	1.636
	0.730
	1.115
	1.053

	
	Gmin
	0.963
	1.091
	1.095
	1.256
	1.579

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-91

      
	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	6
	1
	0.00016
	0.0022 
	0.0064
	0.050
	0.53
	0.98
	1.95

	
	2
	0.00021
	0.0024 
	0.0062
	0.049
	0.56
	1.05
	1.92

	
	3
	0.00019
	0.0023 
	0.0066
	0.049
	0.55
	1.02
	1.96

	
	4
	0.00020
	0.0022 
	0.0064
	0.050
	0.53
	0.98
	1.92

	
	5
	0.00017
	0.0022 
	0.0062
	0.048
	0.54
	0.99
	1.93

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000186
	0.00222
	0.00636
	0.0492
	0.542
	1.004
	1.936

	
	SD
	0.0000207
	0.000148
	0.000167
	0.000837
	0.0130
	0.0305
	0.0182

	
	RSD/%
	11.13
	6.67
	2.63
	1.70
	2.40
	3.04
	0.94

	
	Max
	0.00021
	0.0024
	0.0066
	0.050
	0.56
	1.05
	1.96

	
	Min
	0.00016
	0.0022
	0.0062
	0.048
	0.53
	0.98
	1.92

	
	Gmax
	1.159
	1.216
	1.437
	0.956
	1.385
	1.508
	1.319

	
	Gmin
	1.256
	0.135
	0.958
	1.434
	0.923
	0.787
	0.879

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	6
	1
	0.00028
	0.0024
	0.068
	0.95
	2.91
	5.67
	12.32
	16.25
	20.26

	
	2
	0.00032
	0.0026
	0.069
	0.94
	2.93
	5.75
	12.16
	16.30
	20.08

	
	3
	0.00029
	0.0023
	0.071
	0.97
	2.88
	5.63
	12.28
	16.18
	20.30

	
	4
	0.00032
	0.0023
	0.069
	0.95
	2.96
	5.72
	12.08
	16.22
	20.28

	
	5
	0.00030
	0.0027
	0.071
	0.94
	2.89
	5.68
	12.13
	16.29
	20.39

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000302
	0.00246
	0.0696
	0.950
	2.914
	5.690
	12.194
	16.248
	20.262

	
	SD
	0.0000179
	0.000182
	0.00134
	0.0122
	0.0321
	0.0464
	0.102
	0.0497
	0.113

	
	RSD/%
	5.93
	7.40
	1.93
	1.28
	1.10
	0.82
	0.84
	0.31
	0.56

	
	Max
	0.00032
	0.0027
	0.071
	0.97
	2.96
	5.75
	12.32
	16.30
	20.39

	
	Min
	0.00028
	0.0023
	0.068
	0.94
	2.88
	5.63
	12.08
	16.18
	20.08

	
	Gmax
	1.006
	1.319
	1.045
	1.639
	1.433
	1.293
	1.235
	1.046
	1.133

	
	Gmin
	1.229
	0.879
	1.194
	0.820
	1.059
	1.293
	1.118
	1.368
	1.611

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-92

附表 2-93

	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	6
	1
	0.00017
	0.0026
	0.054
	0.46

	
	2
	0.00019
	0.0026
	0.056
	0.48

	
	3
	0.00016
	0.0027
	0.054
	0.48

	
	4
	0.00017
	0.0026
	0.057
	0.47

	
	5
	0.00019
	0.0027
	0.054
	0.48

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000176
	0.00264
	0.0550
	0.474

	
	SD
	0.0000134
	0.0000548
	0.00141
	0.00894

	
	RSD/%
	7.61
	2.08
	2.56
	1.89

	
	Max
	0.00019
	0.0027
	0.057
	0.48

	
	Min
	0.00016
	0.0026
	0.054
	0.46

	
	Gmax
	1.045
	1.095
	1.418
	0.671

	
	Gmin
	1.194
	0.730
	0.709
	1.566

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-94

	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	6
	1
	0.00011
	0.0024
	0.027

	
	2
	0.00010
	0.0023
	0.029

	
	3
	0.00010
	0.0025
	0.025

	
	4
	0.00012
	0.0025
	0.026

	
	5
	0.00010
	0.0024
	0.027

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	0.000106
	0.00242
	0.0268

	
	SD
	0.00000894
	0.0000837
	0.00148

	
	RSD/%
	8.43
	3.46
	5.52

	
	Max
	0.00012
	0.0025
	0.029

	
	Min
	0.00010
	0.0023
	0.025

	
	Gmax
	1.566
	0.956
	1.486

	
	Gmin
	0.671
	1.434
	1.216

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-95

	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


6
	1
	0.00012
	0.0042
	0.011
	0.27

	
	2
	0.00013
	0.0044
	0.011
	0.28

	
	3
	0.00012
	0.0042
	0.012
	0.28

	
	4
	0.00016
	0.0045
	0.011
	0.27

	
	5
	0.00013
	0.0041
	0.010
	0.27

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000132
	0.00428
	0.0110
	0.274

	
	SD
	0.0000164
	0.000164
	0.000707
	0.00548

	
	RSD/%
	12.42
	3.83
	6.43
	2.00

	
	Max
	0.00016
	0.0045
	0.012
	0.28

	
	Min
	0.00012
	0.0041
	0.010
	0.27

	
	Gmax
	1.707
	1.341
	1.414
	1.691

	
	Gmin
	0.732
	1.098
	1.414
	1.127

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-96


	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	6
	1
	0.00010
	0.00052
	0.0078
	0.066
	0.18
	2.32
	3.98
	5.15

	
	2
	0.000095
	0.00055
	0.0080
	0.066
	0.17
	2.38
	4.05
	5.09

	
	3
	0.00012
	0.00051
	0.0079
	0.067
	0.20
	2.34
	4.01
	5.21

	
	4
	0.00011
	0.00054
	0.0080
	0.066
	0.17
	2.41
	3.97
	5.02

	
	5
	0.000090
	0.00050
	0.0078
	0.066
	0.18
	2.36
	4.07
	5.06

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000103
	0.000524
	0.00790
	0.0662
	0.180
	2.362
	4.016
	5.106

	
	SD
	0.0000120
	0.0000207
	0.000100
	0.000447
	0.0122
	0.0349
	0.0434
	0.0750

	
	RSD/%
	11.65
	3.95
	1.27
	0.68
	6.78
	1.48
	1.08
	1.47

	
	Max
	0.00012
	0.00055
	0.0080
	0.067
	0.20
	2.41
	4.07
	5.21

	
	Min
	0.000090
	0.00050
	0.0078
	0.066
	0.17
	2.32
	3.97
	5.02

	
	Gmax
	1.417
	1.256
	1.000
	1.790
	1.639
	1.375
	1.244
	1.387

	
	Gmin
	1.083
	1.159
	1.000
	0.447
	0.820
	1.203
	1.060
	1.147

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-97


	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	6
	1
	0.00055
	0.0025
	0.032
	0.23
	0.58
	1.47
	2.53

	
	2
	0.00053
	0.0024
	0.032
	0.26
	0.58
	1.48
	2.54

	
	3
	0.00050
	0.0026
	0.032
	0.24
	0.56
	1.50
	2.54

	
	4
	0.00052
	0.0025
	0.030
	0.24
	0.56
	1.52
	2.55

	
	5
	0.00050
	0.0026
	0.030
	0.22
	0.59
	1.48
	2.53

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000520
	0.00252
	0.0312
	0.238
	0.574
	1.490
	2.538

	
	SD
	0.0000212
	0.0000837
	0.00110
	0.0148
	0.0134
	0.0200
	0.00837

	
	RSD/%
	4.08
	3.32
	3.53
	6.22
	2.33
	1.34
	0.33

	
	Max
	0.00055
	0.0026
	0.032
	0.26
	0.59
	1.52
	2.55

	
	Min
	0.00050
	0.0024
	0.030
	0.22
	0.56
	1.47
	2.53

	
	Gmax
	1.415
	0.956
	0.727
	1.486
	1.194
	1.500
	1.434

	
	Gmin
	0.943
	1.434
	1.091
	1.216
	1.045
	1.000
	0.956

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-98

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	6
	1
	0.0088
	0.052
	0.96
	1.52
	3.08
	5.58

	
	2
	0.0087
	0.051
	0.95
	1.56
	3.01
	5.54

	
	3
	0.0088
	0.054
	0.96
	1.55
	3.08
	5.54

	
	4
	0.0087
	0.052
	0.94
	1.57
	3.11
	5.51

	
	5
	0.0086
	0.051
	0.95
	1.54
	3.04
	5.56

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00872
	0.0520
	0.952
	1.548
	3.064
	5.546

	
	SD
	0.0000837
	0.00122
	0.00837
	0.0192
	0.0391
	0.0261

	
	RSD/%
	0.96
	2.35
	0.88
	1.24
	1.27
	0.47

	
	Max
	0.0088
	0.054
	0.96
	1.57
	3.11
	5.58

	
	Min
	0.0086
	0.051
	0.94
	1.52
	3.01
	5.51

	
	Gmax
	0.956
	1.639
	0.956
	1.145
	1.176
	1.303

	
	Gmin
	1.434
	0.820
	1.434
	1.458
	1.381
	1.379

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常





附表 2-99

	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	6
	1
	0.00075
	0.0031
	0.027
	0.16

	
	2
	0.00072
	0.0030
	0.029
	0.17

	
	3
	0.00077
	0.0030
	0.029
	0.16

	
	4
	0.00075
	0.0029
	0.030
	0.17

	
	5
	0.00074
	0.0030
	0.027
	0.17

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000746
	0.00300
	0.0284
	0.166

	
	SD
	0.0000182
	0.0000707
	0.00134
	0.00548

	
	RSD/%
	2.44
	2.36
	4.72
	3.30

	
	Max
	0.00077
	0.0031
	0.030
	0.17

	
	Min
	0.00072
	0.0029
	0.027
	0.16

	
	Gmax
	1.319
	1.414
	1.194
	0.730

	
	Gmin
	1.429
	1.414
	1.045
	1.095

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-100

	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	6
	1
	0.0031
	0.027
	0.56

	
	2
	0.0032
	0.027
	0.54

	
	3
	0.0031
	0.026
	0.57

	
	4
	0.0033
	0.025
	0.56

	
	5
	0.0032
	0.024
	0.53

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00318
	0.0258
	0.552

	
	SD
	0.0000837
	0.00130
	0.0164

	
	RSD/%
	2.63
	5.04
	2.97

	
	Max
	0.0033
	0.027
	0.57

	
	Min
	0.0031
	0.024
	0.53

	
	Gmax
	1.434
	0.923
	1.098

	
	Gmin
	0.956
	1.385
	1.341

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-101

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	6
	1
	0.0018
	0.010
	0.58
	1.06
	1.60

	
	2
	0.0019
	0.011
	0.56
	1.06
	1.60

	
	3
	0.0019
	0.011
	0.57
	1.06
	1.58

	
	4
	0.0021
	0.012
	0.56
	1.05
	1.58

	
	5
	0.0021
	0.010
	0.55
	1.06
	1.59

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00196
	0.0108
	0.564
	1.058
	1.590

	
	SD
	0.000134
	0.000837
	0.0114
	0.00447
	0.0100

	
	RSD/%
	6.84
	7.75
	2.02
	0.42
	0.63

	
	Max
	0.0021
	0.012
	0.58
	1.06
	1.60

	
	Min
	0.0018
	0.010
	0.55
	1.05
	1.58

	
	Gmax
	1.045
	1.434
	1.404
	0.447
	1,000

	
	Gmin
	1.194
	0.956
	1.228
	1.790
	1.000

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-102

	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	6
	1
	0.0040
	0.027
	0.19

	
	2
	0.0039
	0.028
	0.19

	
	3
	0.0040
	0.027
	0.17

	
	4
	0.0040
	0.028
	0.18

	
	5
	0.0039
	0.028
	0.18

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00396
	0.0276
	0.182

	
	SD
	0.0000548
	0.000548
	0.00837

	
	RSD/%
	1.38
	1.99
	4.60

	
	Max
	0.0040
	0.028
	0.19

	
	Min
	0.0039
	0.027
	0.17

	
	Gmax
	0.730
	0.730
	0.956

	
	Gmin
	1.095
	1.095
	1.734

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-103
	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	6
	1
	0.0016
	0.012
	0.047
	0.14
	0.56
	1.50
	2.12

	
	2
	0.0015
	0.011
	0.050
	0.14
	0.57
	1.46
	2.08

	
	3
	0.0018
	0.011
	0.049
	0.12
	0.57
	1.53
	2.05

	
	4
	0.0017
	0.012
	0.047
	0.12
	0.57
	1.55
	2.03

	
	5
	0.0015
	0.013
	0.051
	0.13
	0.56
	1.52
	2.11

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00162
	0.0118
	0.0488
	0.13
	0.566
	1.512
	2.078

	
	SD
	0.000130
	0.000837
	0.00179
	0.0100
	0.00548
	0.0342
	0.0383

	
	RSD/%
	8.02
	7.09
	3.67
	7.69
	0.97
	2.26
	1.84

	
	Max
	0.0018
	0.013
	0.051
	0.14
	0.57
	1.55
	2.12

	
	Min
	0.0015
	0.011
	0.047
	0.12
	0.56
	1.45
	2.03

	
	Gmax
	1.385
	1.434
	1.229
	1.000
	0.730
	1.111
	1.097

	
	Gmin
	0.923
	0.956
	1.006
	1.000
	1.095
	1.813
	1.253

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-104



	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	6
	1
	0.00031
	0.0060
	0.020

	
	2
	0.00030
	0.0062
	0.020

	
	3
	0.00034
	0.0061
	0.019

	
	4
	0.00031
	0.0061
	0.020

	
	5
	0.00035
	0.0060
	0.019

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000322
	0.00608
	0.0196

	
	SD
	0.0000217
	0.0000837
	0.000548

	
	RSD/%
	6.74
	1.38
	2.80

	
	Max
	0.00035
	0.0062
	0.020

	
	Min
	0.00030
	0.0060
	0.019

	
	Gmax
	1.290
	1.434
	0.730

	
	Gmin
	1.014
	0.956
	1.095

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-105

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	6
	1
	0.0085
	0.028
	0.30

	
	2
	0.0088
	0.026
	0.32

	
	3
	0.0086
	0.027
	0.30

	
	4
	0.0091
	0.026
	0.31

	
	5
	0.0085
	0.026
	0.31

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00870
	0.0266
	0.308

	
	SD
	0.000255
	0.000894
	0.00837

	
	RSD/%
	2.93
	3.36
	2.72

	
	Max
	0.0091
	0.028
	0.32

	
	Min
	0.0085
	0.026
	0.30

	
	Gmax
	1.569
	1.566
	1.434

	
	Gmin
	0.784
	0.671
	0.956

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-106

	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	6
	1
	0.0062
	0.013
	0.44

	
	2
	0.0062
	0.013
	0.44

	
	3
	0.0064
	0.013
	0.47

	
	4
	0.0063
	0.014
	0.45

	
	5
	0.0062
	0.012
	0.47

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00626
	0.0130
	0.454

	
	SD
	0.0000894
	0.000707
	0.0152

	
	RSD/%
	1.43
	5.44
	3.35

	
	Max
	0.0064
	0.014
	0.47

	
	Min
	0.0062
	0.012
	0.44

	
	Gmax
	1.566
	1.414
	1.053

	
	Gmin
	0.671
	1.414
	0.921

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-107

	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	6
	1
	0.0078
	0.038
	0.28

	
	2
	0.0080
	0.042
	0.27

	
	3
	0.0077
	0.042
	0.27

	
	4
	0.0078
	0.040
	0.28

	
	5
	0.0079
	0.041
	0.26

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00784
	0.0406
	0.272

	
	SD
	0.000114
	0.00167
	0.00837

	
	RSD/%
	1.45
	4.11
	3.08

	
	Max
	0.0080
	0.042
	0.28

	
	Min
	0.0077
	0.038
	0.26

	
	Gmax
	1.404
	0.838
	0.956

	
	Gmin
	1.228
	1.557
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-108


	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	6
	1
	0.0018
	0.048
	0.17
	1.27
	2.17

	
	2
	0.0022
	0.048
	0.19
	1.26
	2.17

	
	3
	0.0020
	0.047
	0.19
	1.26
	2.14

	
	4
	0.0023
	0.048
	0.19
	1.28
	2.15

	
	5
	0.0020 
	0.046
	0.20
	1.28
	2.14

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00206
	0.0474
	0.188
	1.270
	2.154

	
	SD
	0.000195
	0.000894
	0.0110
	0.0100
	0.0152

	
	RSD/%
	9.47
	1.89
	5.85
	0.79
	0.71

	
	Max
	0.0023
	0.048
	0.20
	1.28
	2.17

	
	Min
	0.0018
	0.046
	0.17
	1.26
	2.14

	
	Gmax
	1.231
	0.671
	1.091
	1.000
	1.053

	
	Gmin
	1.333
	1.566
	1.636
	1.000
	0.921

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-109


	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	7
	1
	0.00015
	0.0021
	0.0055
	0.048
	0.53
	1.02
	1.93

	
	2
	0.00017
	0.0021
	0.0056
	0.047
	0.53
	1.01
	1.98

	
	3
	0.00018
	0.0020
	0.0056
	0.049
	0.55
	1.00
	1.96

	
	4
	0.00018
	0.0021
	0.0057
	0.049
	0.54
	1.02
	1.95

	
	5
	0.00019
	0.0021
	0.0058
	0.048
	0.54
	1.01
	1.94

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000174
	0.00208
	0.00564
	0.0482
	0.538
	1.012
	1.952

	
	SD
	0.0000152
	0.0000447
	0.000114
	0.000837
	0.00837
	0.00837
	0.0192

	
	RSD/%
	8.74
	2.15
	2.02
	1.74
	1.56
	0.83
	0.98

	
	Max
	0.00019
	0.0021
	0.0058
	0.049
	0.55
	1.02
	1.98

	
	Min
	0.00015
	0.0020
	0.0056
	0.047
	0.53
	1.00
	1.93

	
	Gmax
	1.053
	0.447
	1.404
	0.956
	1.434
	0.956
	1.458

	
	Gmin
	1.579
	1.790
	0.351
	1.434
	0.956
	1.434
	1.146

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-110

	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	7
	1
	0.00026
	0.0024
	0.070
	0.98
	3.05
	5.75
	12.28
	16.25
	20.48

	
	2
	0.00025
	0.0025
	0.072
	0.97
	3.08
	5.80
	12.14
	16.53
	20.38

	
	3
	0.00024
	0.0025
	0.070
	0.96
	3.01
	5.79
	12.20
	16.31
	20.34

	
	4
	0.00027
	0.0025
	0.071
	0.98
	3.04
	5.83
	12.22
	16.36
	20.41

	
	5
	0.00024
	0.0025
	0.071
	0.97
	3.10
	5.83
	12.17
	16.44
	20.25

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000252
	0.00248
	0.0708
	0.972
	3.056
	5.800
	12.202
	16.378
	20.372

	
	SD
	0.0000130
	0.0000447
	0.000837
	0.00837
	0.0351
	0.0332
	0.0531
	0.110
	0.0853

	
	RSD/%
	5.16
	1.80
	1.18
	0.86
	1.15
	0.57
	0.44
	0.67
	0.42

	
	Max
	0.00027
	0.0025
	0.072
	0.98
	3.10
	5.83
	12.28
	16.53
	20.48

	
	Min
	0.00024
	0.0024
	0.070
	0.96
	3.01
	5.75
	12.14
	16.25
	20.25

	
	Gmax
	1.385
	0.447
	1.434
	0.956
	1.254
	0.904
	1.469
	1.382
	1.266

	
	Gmin
	0.923
	1.790
	0.956
	1.434
	1.311
	1.506
	1.168
	1.164
	1.430

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-111


	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	7
	1
	0.00019
	0.0026
	0.052
	0.47

	
	2
	0.00019
	0.0026
	0.053
	0.46

	
	3
	0.00017
	0.0027
	0.053
	0.47

	
	4
	0.00019
	0.0027
	0.053
	0.48

	
	5
	0.00017
	0.0028
	0.054
	0.48

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000182
	0.00268
	0.0530
	0.472

	
	SD
	0.0000110
	0.0000837
	0.000707
	0.00837

	
	RSD/%
	6.04
	3.12
	1.33
	1.77

	
	Max
	0.00019
	0.0028
	0.054
	0.48

	
	Min
	0.00017
	0.0026
	0.052
	0.46

	
	Gmax
	0.727
	1.434
	1.414
	0.956

	
	Gmin
	1.091
	0.956
	1.414
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-112

	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	7
	1
	0.00015
	0.0025
	0.026

	
	2
	0.00018
	0.0024
	0.026

	
	3
	0.00017
	0.0025
	0.027

	
	4
	0.00016
	0.0025
	0.027

	
	5
	0.00017
	0.0026
	0.028

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	0.000166
	0.00250
	0.0268

	
	SD
	0.0000114
	0.0000707
	0.000837

	
	RSD/%
	6.87
	2.83
	3.12

	
	Max
	0.00018
	0.0026
	0.028

	
	Min
	0.00015
	0.0024
	0.026

	
	Gmax
	1.228
	1.414
	1.434

	
	Gmin
	1.404
	1.414
	0.956

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-113


	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


7
	1
	0.00017
	0.0039
	0.012
	0.26

	
	2
	0.00017
	0.0039
	0.012
	0.27

	
	3
	0.00019
	0.0041
	0.012
	0.27

	
	4
	0.00018
	0.0042
	0.013
	0.26

	
	5
	0.00016
	0.0040
	0.013
	0.25

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000174
	0.00402
	0.0124
	0.262

	
	SD
	0.0000114
	0.000130
	0.000548
	0.00837

	
	RSD/%
	6.55
	3.23
	4.42
	3.19

	
	Max
	0.00019
	0.0042
	0.013
	0.27

	
	Min
	0.00016
	0.0039
	0.012
	0.25

	
	Gmax
	1.404
	1.385
	1.905
	0.956

	
	Gmin
	1.228
	0.923
	0.730
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-114

	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	7
	1
	0.00011
	0.00056
	0.0081
	0.068
	0.17
	2.40
	4.02
	5.20

	
	2
	0.00014
	0.00055
	0.0080
	0.067
	0.18
	2.42
	4.04
	5.10

	
	3
	0.00010
	0.00057
	0.0079
	0.066
	0.19
	2.45
	4.11
	5.15

	
	4
	0.00012
	0.00058
	0.0080
	0.066
	0.18
	2.45
	4.06
	5.16

	
	5
	0.00012
	0.00060
	0.0084
	0.066
	0.20
	2.46
	4.04
	5.17

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000118
	0.000572
	0.00808
	0.0666
	0.184
	2.436
	4.054
	5.156

	
	SD
	0.0000148
	0.0000192
	0.000192
	0.000894
	0.0114
	0.0251
	0.0344
	0.0365

	
	RSD/%
	12.54
	3.36
	2.38
	1.34
	6.20
	1.03
	0.85
	0.71

	
	Max
	0.00014
	0.00060
	0.0084
	0.068
	0.20
	2.46
	4.11
	5.20

	
	Min
	0.00010
	0.00055
	0.0079
	0.066
	0.17
	2.40
	4.02
	5.10

	
	Gmax
	1.486
	1.458
	1.667
	1.566
	1.404
	0.956
	1.628
	1.205

	
	Gmin
	1.216
	1.146
	0.928
	0.671
	1.228
	1.434
	0.988
	1.534

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-115
	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	7
	1
	0.00049
	0.0027
	0.032
	0.26
	0.57
	1.52
	2.56

	
	2
	0.00052
	0.0027
	0.032
	0.25
	0.57
	1.50
	2.61

	
	3
	0.00053
	0.0026
	0.032
	0.27
	0.58
	1.52
	2.57

	
	4
	0.00056
	0.0027
	0.032
	0.26
	0.58
	1.51
	2.60

	
	5
	0.00056
	0.0027
	0.031
	0.27
	0.58
	1.54
	2.62

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000532
	0.00268
	0.0318
	0.262
	0.576
	1.518
	2.592

	
	SD
	0.0000295
	0.0000447
	0.000447
	0.00837
	0.00548
	0.0148
	0.0259

	
	RSD/%
	5.55
	1.67
	1.41
	3.19
	0.95
	0.97
	1.00

	
	Max
	0.00056
	0.0027
	0.032
	0.27
	0.58
	1.54
	2.62

	
	Min
	0.00049
	0.0026
	0.031
	0.25
	0.57
	1.50
	2.56

	
	Gmax
	0.949
	0.447
	0.447
	0.956
	0.730
	1.486
	1.081

	
	Gmin
	1.424
	1.790
	1.790
	1.434
	1.095
	1.216
	1.236

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-116

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	7
	1
	0.0084
	0.051
	0.96
	1.56
	3.16
	5.62

	
	2
	0.0084
	0.052
	0.96
	1.58
	3.06
	5.57

	
	3
	0.0085
	0.052
	0.95
	1.59
	3.10
	5.60

	
	4
	0.0086
	0.052
	0.95
	1.58
	3.07
	5.61

	
	5
	0.0085
	0.053
	0.95
	1.57
	3.13
	5.59

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00848
	0.0520
	0.954
	1.576
	3.104
	5.598

	
	SD
	0.0000837
	0.000707
	0.00548
	0.0114
	0.0416
	0.0192

	
	RSD/%
	0.99
	1.36
	0.57
	0.72
	1.34
	0.34

	
	Max
	0.0086
	0.053
	0.96
	1.59
	3.16
	5.62

	
	Min
	0.0084
	0.051
	0.95
	1.56
	3.06
	5.57

	
	Gmax
	1.434
	1.414
	1.095
	1.228
	1.346
	1.146

	
	Gmin
	0.956
	1.414
	0.730
	1.404
	1.058
	1.458

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-117





	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	7
	1
	0.00071
	0.0032
	0.030
	0.16

	
	2
	0.00070
	0.0032
	0.030
	0.16

	
	3
	0.00071
	0.0031
	0.030
	0.16

	
	4
	0.00073
	0.0033
	0.031
	0.15

	
	5
	0.00073
	0.0034
	0.029
	0.16

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000716
	0.00324
	0.0300
	0.158

	
	SD
	0.0000134
	0.000114
	0.000707
	0.00447

	
	RSD/%
	1.87
	3.52
	2.36
	2.83

	
	Max
	0.00073
	0.0034
	0.031
	0.16

	
	Min
	0.00070
	0.0031
	0.029
	0.15

	
	Gmax
	1.045
	1.404
	1.414
	0.447

	
	Gmin
	1.194
	1.228
	1.414
	1.790

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-118

	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	7
	1
	0.0030
	0.032
	0.56

	
	2
	0.0030
	0.033
	0.55

	
	3
	0.0030
	0.034
	0.54

	
	4
	0.0030
	0.035
	0.55

	
	5
	0.0031
	0.034
	0.57

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00302
	0.0336
	0.554

	
	SD
	0.0000447
	0.00114
	0.0114

	
	RSD/%
	1.48
	3.39
	2.06

	
	Max
	0.0031
	0.035
	0.57

	
	Min
	0.0030
	0.032
	0.54

	
	Gmax
	1.790
	1.228
	1.404

	
	Gmin
	0.447
	1.404
	1.228

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-119

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	7
	1
	0.0018
	0.011
	0.59
	1.06
	1.58

	
	2
	0.0018
	0.011
	0.57
	1.06
	1.60

	
	3
	0.0018
	0.011
	0.57
	1.05
	1.59

	
	4
	0.0017
	0.012
	0.59
	1.08
	1.61

	
	5
	0.0017
	0.012
	0.58
	1.07
	1.58

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00176
	0.0114
	0.580
	1.064
	1.592

	
	SD
	0.0000548
	0.000548
	0.0100
	0.0114
	0.0130

	
	RSD/%
	3.11
	4.81
	1.72
	1.07
	0.82

	
	Max
	0.0018
	0.012
	0.59
	1.08
	1.61

	
	Min
	0.0017
	0.011
	0.57
	1.05
	1.58

	
	Gmax
	0.730
	1.095
	1.000
	1.404
	1.385

	
	Gmin
	1.095
	0.730
	1.000
	1.228
	0.923

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-120


	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	7
	1
	0.0041
	0.028
	0.21

	
	2
	0.0042
	0.028
	0.20

	
	3
	0.0041
	0.027
	0.21

	
	4
	0.0041
	0.027
	0.20

	
	5
	0.0043
	0.027
	0.20

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00416
	0.0274
	0.204

	
	SD
	0.0000894
	0.000548
	0.00548

	
	RSD/%
	2.15
	2.00
	2.69

	
	Max
	0.0043
	0.028
	0.21

	
	Min
	0.0041
	0.027
	0.20

	
	Gmax
	1.566
	1.095
	1.095

	
	Gmin
	0.671
	0.730
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-121

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	7
	1
	0.0017
	0.013
	0.051
	0.14
	0.55
	1.54
	2.16

	
	2
	0.0016
	0.012
	0.048
	0.14
	0.56
	1.54
	2.15

	
	3
	0.0019
	0.013
	0.050
	0.15
	0.56
	1.53
	2.12

	
	4
	0.0018
	0.013
	0.050
	0.15
	0.55
	1.53
	2.15

	
	5
	0.0018
	0.014
	0.049
	0.14
	0.56
	1.56
	2.16

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00176
	0.0130
	0.0496
	0.144
	0.556
	1.540
	2.148

	
	SD
	0.000114
	0.000707
	0.00114
	0.00548
	0.00548
	0.0122
	0.0164

	
	RSD/%
	6.48
	5.44
	2.30
	3.81
	0.99
	0.79
	0.76

	
	Max
	0.0019
	0.014
	0.051
	0.15
	0.56
	1.56
	2.16

	
	Min
	0.0016
	0.012
	0.048
	0.14
	0.55
	1.53
	2.12

	
	Gmax
	1.228
	1.414
	1.228
	1.095
	0.730
	1.639
	0.732

	
	Gmin
	1.404
	1.414
	1.404
	0.730
	1.095
	0.820
	1.707

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-122

	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	7
	1
	0.00031
	0.0058
	0.022

	
	2
	0.00034
	0.0059
	0.022

	
	3
	0.00037
	0.0058
	0.022

	
	4
	0.00031
	0.0058
	0.023

	
	5
	0.00033
	0.0060
	0.023

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000332
	0.00586
	0.0224

	
	SD
	0.0000249
	0.0000894
	0.000548

	
	RSD/%
	7.50
	1.53
	2.45

	
	Max
	0.00037
	0.0060
	0.023

	
	Min
	0.00031
	0.0058
	0.022

	
	Gmax
	1.526
	1.566
	1.095

	
	Gmin
	0.884
	0.671
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




















附表 2-123

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	7
	1
	0.0093
	0.027
	0.31

	
	2
	0.0094
	0.028
	0.32

	
	3
	0.0095
	0.028
	0.33

	
	4
	0.0096
	0.027
	0.34

	
	5
	0.0095
	0.026
	0.32

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00946
	0.0272
	0.324

	
	SD
	0.000114
	0.000837
	0.0114

	
	RSD/%
	1.21
	3.08
	3.52

	
	Max
	0.0096
	0.028
	0.34

	
	Min
	0.0093
	0.026
	0.31

	
	Gmax
	1.228
	0.956
	1.404

	
	Gmin
	1.404
	1.434
	1.228

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-124

	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	7
	1
	0.0064
	0.013
	0.46

	
	2
	0.0063
	0.013
	0.46

	
	3
	0.0065
	0.013
	0.47

	
	4
	0.0066
	0.013
	0.48

	
	5
	0.0063
	0.012
	0.47

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00642
	0.0128
	0.468

	
	SD
	0.000130
	0.000447
	0.00837

	
	RSD/%
	2.02
	3.49
	1.79

	
	Max
	0.0066
	0.013
	0.48

	
	Min
	0.0063
	0.012
	0.46

	
	Gmax
	1.385
	0.447
	1.434

	
	Gmin
	0.923
	1.790
	0.956

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-125
	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	7
	1
	0.0078
	0.045
	0.28

	
	2
	0.0079
	0.045
	0.29

	
	3
	0.0078
	0.046
	0.28

	
	4
	0.0079
	0.044
	0.30

	
	5
	0.0079
	0.043
	0.29

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00786
	0.0446
	0.288

	
	SD
	0.0000548
	0.00114
	0.00837

	
	RSD/%
	0.70
	2.56
	2.91

	
	Max
	0.0079
	0.046
	0.30

	
	Min
	0.0078
	0.043
	0.28

	
	Gmax
	0.730
	1.228
	1.434

	
	Gmin
	1.095
	1.404
	0.956

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-126

	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	




7
	1
	0.0025
	0.048
	0.21
	1.25
	2.13

	
	2
	0.0023
	0.049
	0.21
	1.26
	2.13

	
	3
	0.0024
	0.048
	0.20
	1.27
	2.12

	
	4
	0.0025
	0.049
	0.20
	1.26
	2.12

	
	5
	0.0024
	0.048
	0.21
	1.26
	2.14

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00242
	0.0484
	0.206
	1.260
	2.128

	
	SD
	0.0000837
	0.000548
	0.00548
	0.00707
	0.00837

	
	RSD/%
	3.46
	1.13
	2.66
	0.56
	0.39

	
	Max
	0.0025
	0.049
	0.21
	1.27
	2.14

	
	Min
	0.0023
	0.048
	0.20
	1.25
	2.12

	
	Gmax
	0.956
	1.095
	0.730
	1.414
	1.434

	
	Gmin
	1.434
	0.730
	1.095
	1.414
	0.956

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-127

	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	8
	1
	0.00018
	0.0025
	0.0068
	0.045
	0.53
	1.03
	1.98

	
	2
	0.00022
	0.0025
	0.0059
	0.047
	0.52
	1.00
	1.91

	
	3
	0.00021
	0.0020
	0.0065
	0.048
	0.53
	1.02
	1.94

	
	4
	0.00022
	0.0021
	0.0066
	0.047
	0.52
	1.01
	1.93

	
	5
	0.00019
	0.0022
	0.0066
	0.048
	0.52
	1.00
	1.92

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000204
	0.00226
	0.00648
	0.0470
	0.524
	1.012
	1.936

	
	SD
	0.0000182
	0.000230
	0.000342
	0.00122
	0.00548
	0.0130
	0.0270

	
	RSD/%
	8.92
	10.18
	5.28
	2.60
	1.05
	1.28
	1.39

	
	Max
	0.00022
	0.0025
	0.0068
	0.048
	0.53
	1.03
	1.98

	
	Min
	0.00018
	0.0020
	0.0059
	0.045
	0.52
	1.00
	1.91

	
	Gmax
	0.879
	1.043
	0.936
	0.820
	1.095
	1.385
	1.630

	
	Gmin
	1.319
	1.130
	1.696
	1.639
	0.730
	0.923
	0.963

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-128

	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	8
	1
	0.00026
	0.0035
	0.070
	0.99
	3.03
	5.71
	12.45
	16.78
	20.88

	
	2
	0.00028
	0.0033
	0.069
	0.98
	2.94
	5.69
	12.50
	16.95
	20.70

	
	3
	0.00027
	0.0037
	0.070
	0.97
	3.00
	5.67
	12.30
	16.70
	20.62

	
	4
	0.00030
	0.0027
	0.071
	0.98
	3.04
	5.71
	12.45
	16.81
	20.90

	
	5
	0.00029
	0.0022
	0.072
	0.96
	2.98
	5.71
	12.55
	16.62
	20.68

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000280
	0.00308
	0.0704
	0.976
	2.998
	5.698
	12.450
	16.772
	20.756


	
	SD
	0.0000158
	0.000618
	0.00114
	0.0114
	0.0402
	0.0179
	0.0935
	0.124
	0.126

	
	RSD/%
	5.64
	20.06
	1.62
	1.17
	1.34
	0.31
	0.75
	0.74
	0.61

	
	Max
	0.00030
	0.0037
	0.072
	0.99
	3.04
	5.71
	12.55
	16.95
	20.90

	
	Min
	0.00026
	0.0022
	0.069
	0.96
	2.94
	5.67
	12.30
	16.62
	20.62

	
	Gmax
	1.266
	1.003
	1.404
	1.228
	1.045
	0.670
	1.070
	1.435
	1.143

	
	Gmin
	1.266
	1.424
	1.228
	1.404
	1.443
	1.564
	1.604
	1.226
	1.079

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常





附表 2-129



	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	




8

	1
	0.00018
	0.0025
	0.049
	0.43

	
	2
	0.00020
	0.0024
	0.053
	0.48

	
	3
	0.00019
	0.0025
	0.048
	0.43

	
	4
	0.00019
	0.0027
	0.054
	0.44

	
	5
	0.00020
	0.0025
	0.050
	0.45

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000192
	0.00252
	0.0508
	0.446

	
	SD
	0.00000837
	0.000110
	0.00259
	0.0207

	
	RSD/%
	4.36
	4.37
	5.10
	4.64

	
	Max
	0.00020
	0.0027
	0.054
	0.48

	
	Min
	0.00018
	0.0024
	0.048
	0.43

	
	Gmax
	0.956
	1.636
	1.236
	1.643

	
	Gmin
	1.434
	1.091
	1.081
	0.773

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-130


	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	8
	1
	0.00015
	0.0024
	0.023

	
	2
	0.00015
	0.0023
	0.024

	
	3
	0.00016
	0.0025
	0.026

	
	4
	0.00016
	0.0026
	0.026

	
	5
	0.00016
	0.0027
	0.025

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	0.000156
	0.00250
	0.0248

	
	SD
	0.00000548
	0.000158
	0.00130

	
	RSD/%
	3.51
	6.32
	5.24

	
	Max
	0.00016
	0.0027
	0.026

	
	Min
	0.00015
	0.0023
	0.023

	
	Gmax
	0.730
	1.266
	0.923

	
	Gmin
	1.095
	1.266
	1.385

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-131


	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


8
	1
	0.00013
	0.0035
	0.011
	0.23

	
	2
	0.00013
	0.0037
	0.011
	0.23

	
	3
	0.00010
	0.0037
	0.012
	0.24

	
	4
	0.00010
	0.0043
	0.012
	0.24

	
	5
	0.00012
	0.0040
	0.013
	0.25

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000116
	0.00384
	0.0118
	0.238

	
	SD
	0.0000152
	0.000313
	0.000837
	0.00837

	
	RSD/%
	13.10
	8.15
	7.09
	3.52

	
	Max
	0.00013
	0.0043
	0.013
	0.25

	
	Min
	0.00010
	0.0035
	0.011
	0.23

	
	Gmax
	0.921
	1.470
	1.434
	1.434

	
	Gmin
	1.053
	1.086
	0.956
	0.956

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-132

	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	8
	1
	0.00012
	0.00054
	0.0083
	0.063
	0.16
	2.35
	3.80
	5.11

	
	2
	0.00012
	0.00054
	0.0077
	0.061
	0.16
	2.32
	3.72
	5.05

	
	3
	0.00010
	0.00059
	0.0078
	0.063
	0.18
	2.33
	3.81
	5.16

	
	4
	0.00014
	0.00054
	0.0079
	0.063
	0.17
	2.31
	3.84
	5.10

	
	5
	0.00011
	0.00056
	0.0080
	0.062
	0.18
	2.38
	3.85
	5.08

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000118
	0.000554
	0.00794
	0.0624
	0.170
	2.338
	3.804
	5.100

	
	SD
	0.0000148
	0.0000219
	0.000230
	0.000894
	0.0100
	0.0277
	0.0513
	0.0406

	
	RSD/%
	12.54
	3.95
	2.45
	1.43
	5.88
	1.18
	1.35
	0.80

	
	Max
	0.00014
	0.00059
	0.0083
	0.063
	0.18
	2.38
	3.85
	5.16

	
	Min
	0.00010
	0.00054
	0.0077
	0.061
	0.16
	2.31
	3.72
	5.05

	
	Gmax
	1.486
	1.644
	1.565
	0.671
	1.000
	1.516
	0.897
	1.478

	
	Gmin
	1.216
	0.639
	1.043
	1.566
	1.000
	1.011
	1.637
	1.232

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-133

	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	8
	1
	0.00043
	0.0023
	0.028
	0.25
	0.54
	1.48
	2.48

	
	2
	0.00039
	0.0022
	0.027
	0.26
	0.57
	1.41
	2.43

	
	3
	0.00049
	0.0023
	0.027
	0.24
	0.53
	1.42
	2.42

	
	4
	0.00045
	0.0028
	0.028
	0.25
	0.53
	1.40
	2.47

	
	5
	0.00050
	0.0026
	0.030
	0.24
	0.54
	1.45
	2.48

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000452
	0.00244
	0.0280
	0.248
	0.542
	1.432
	2.456

	
	SD
	0.0000449
	0.000251
	0.00122
	0.00837
	0.0164
	0.0327
	0.0288

	
	RSD/%
	9.93
	10.29
	4.36
	3.38
	3.03
	2.28
	1.17

	
	Max
	0.00050
	0.0028
	0.030
	0.26
	0.57
	1.48
	2.48

	
	Min
	0.00039
	0.0022
	0.027
	0.24
	0.53
	1.40
	2.42

	
	Gmax
	1.069
	1.434
	1.639
	1.434
	1.707
	1.468
	0.833

	
	Gmin
	1.381
	0.956
	0.820
	0.956
	0.732
	0.979
	1.250

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-134

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	8
	1
	0.0074
	0.046
	0.97
	1.55
	3.05
	5.45

	
	2
	0.0075
	0.048
	0.92
	1.50
	2.90
	5.51

	
	3
	0.0078
	0.049
	0.95
	1.56
	3.03
	5.41

	
	4
	0.0076
	0.049
	0.97
	1.57
	2.99
	5.61

	
	5
	0.0080
	0.052
	0.92
	1.54
	3.05
	5.55

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00766
	0.0488
	0.946
	1.544
	3.004
	5.506

	
	SD
	0.000241
	0.00217
	0.0251
	0.0270
	0.0631
	0.0792

	
	RSD/%
	3.15
	4.45
	2.65
	1.75
	2.10
	1.44

	
	Max
	0.0080
	0.052
	0.97
	1.57
	3.05
	5.61

	
	Min
	0.0074
	0.046
	0.92
	1.50
	2.90
	5.41

	
	Gmax
	1.411
	1.475
	0.956
	0.963
	0.729
	1.313

	
	Gmin
	1.079
	1.290
	1.036
	1.630
	1.648
	1.212

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-135

	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	8
	1
	0.00067
	0.0030
	0.027
	0.14

	
	2
	0.00066
	0.0031
	0.026
	0.14

	
	3
	0.00066
	0.0031
	0.027
	0.13

	
	4
	0.00066
	0.0031
	0.027
	0.14

	
	5
	0.00069
	0.0031
	0.028
	0.13

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000668
	0.00308
	0.0270
	0.136

	
	SD
	0.0000130
	0.0000447
	0.000707
	0.00548

	
	RSD/%
	1.95
	1.45
	2.62
	4.03

	
	Max
	0.00069
	0.0031
	0.028
	0.14

	
	Min
	0.00066
	0.0030
	0.026
	0.13

	
	Gmax
	1.692
	0.447
	1.414
	0.730

	
	Gmin
	0.615
	1.790
	1.414
	1.095

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-136

	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	8
	1
	0.0025
	0.029
	0.52

	
	2
	0.0026
	0.031
	0.47

	
	3
	0.0026
	0.031
	0.48

	
	4
	0.0026
	0.032
	0.52

	
	5
	0.0028
	0.032
	0.50

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00262
	0.0310
	0.498

	
	SD
	0.000110
	0.00122
	0.0228

	
	RSD/%
	4.20
	3.94
	4.58

	
	Max
	0.0028
	0.032
	0.52

	
	Min
	0.0025
	0.029
	0.47

	
	Gmax
	1.636
	0.820
	0.965

	
	Gmin
	1.091
	1.639
	1.228

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-137

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	8
	1
	0.0020
	0.012
	0.59
	1.11
	1.62

	
	2
	0.0019
	0.011
	0.56
	1.05
	1.55

	
	3
	0.0020
	0.011
	0.57
	1.08
	1.59

	
	4
	0.0018
	0.011
	0.57
	1.06
	1.59

	
	5
	0.0018
	0.013
	0.56
	1.06
	1.56

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00190
	0.0116
	0.570
	1.072
	1.582

	
	SD
	0.000100
	0.000894
	0.0122
	0.0239
	0.0277

	
	RSD/%
	5.26
	7.71
	2.14
	2.23
	1.75

	
	Max
	0.0020
	0.013
	0.59
	1.11
	1.62

	
	Min
	0.0018
	0.011
	0.56
	1.05
	1.55

	
	Gmax
	1.000
	1.566
	1.639
	1.590
	1.372

	
	Gmin
	1.000
	0.671
	0.820
	0.921
	1.155

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常








附表 2-138


	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	8
	1
	0.0038
	0.026
	0.18

	
	2
	0.0037
	0.025
	0.19

	
	3
	0.0038
	0.026
	0.18

	
	4
	0.0038
	0.026
	0.19

	
	5
	0.0039
	0.028
	0.18

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00380
	0.0262
	0.184

	
	SD
	0.0000707
	0.00110
	0.00548

	
	RSD/%
	1.86
	4.20
	2.98

	
	Max
	0.0039
	0.028
	0.19

	
	Min
	0.0037
	0.025
	0.18

	
	Gmax
	1.414
	1.636
	1.095

	
	Gmin
	1.414
	1.091
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-139

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	8
	1
	0.0018
	0.012
	0.043
	0.14
	0.54
	1.41
	2.04

	
	2
	0.0019
	0.013
	0.051
	0.14
	0.58
	1.52
	2.15

	
	3
	0.0020
	0.012
	0.042
	0.14
	0.53
	1.38
	2.10

	
	4
	0.0018
	0.013
	0.048
	0.13
	0.54
	1.50
	2.08

	
	5
	0.0020
	0.012
	0.050
	0.14
	0.56
	1.46
	2.05

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00190
	0.0124
	0.0468
	0.138
	0.550
	1.454
	2.084

	
	SD
	0.000100
	0.000548
	0.00409
	0.00447
	0.0200
	0.0590
	0.0439

	
	RSD/%
	5.26
	4.42
	2.96
	3.24
	3.64
	4.06
	2.11

	
	Max
	0.0020
	0.013
	0.051
	0.14
	0.58
	1.52
	2.15

	
	Min
	0.0018
	0.012
	0.042
	0.13
	0.53
	1.38
	2.04

	
	Gmax
	1.000
	1.095
	1.027
	0.447
	1.500
	1.119
	1.503

	
	Gmin
	1.000
	0.730
	1.174
	1.790
	1.000
	1.254
	1.002

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-140

	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	8
	1
	0.00042
	0.0059
	0.024

	
	2
	0.00040
	0.0058
	0.022

	
	3
	0.00045
	0.0059
	0.023

	
	4
	0.00060
	0.0057
	0.023

	
	5
	0.00035
	0.0057
	0.021

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000444
	0.00580
	0.0226

	
	SD
	0.0000945
	0.000100
	0.00114

	
	RSD/%
	21.28
	1.72
	5.04

	
	Max
	0.00060
	0.0059
	0.024

	
	Min
	0.00035
	0.0057
	0.021

	
	Gmax
	1.651
	1.000
	1.228

	
	Gmin
	0.995
	1.000
	1.404

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-141

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	8
	1
	0.0086
	0.022
	0.26

	
	2
	0.0090
	0.026
	0.25

	
	3
	0.0092
	0.022
	0.30

	
	4
	0.0089
	0.024
	0.27

	
	5
	0.0088
	0.026
	0.32

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00890
	0.0240
	0.280

	
	SD
	0.000224
	0.00200
	0.0292

	
	RSD/%
	2.52
	8.33
	10.43

	
	Max
	0.0090
	0.026
	0.32

	
	Min
	0.0086
	0.022
	0.25

	
	Gmax
	0.446
	1.000
	1.370

	
	Gmin
	1.339
	1.000
	1.027

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-142

	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	8
	1
	0.0060
	0.012
	0.45

	
	2
	0.0062
	0.012
	0.42

	
	3
	0.0063
	0.012
	0.48

	
	4
	0.0060
	0.011
	0.43

	
	5
	0.0061
	0.011
	0.42

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00612
	0.0116
	0.440

	
	SD
	0.000130
	0.000548
	0.0255

	
	RSD/%
	2.12
	4.72
	5.80

	
	Max
	0.0063
	0.012
	0.48

	
	Min
	0.0060
	0.011
	0.42

	
	Gmax
	1.385
	0.730
	1.569

	
	Gmin
	0.923
	1.095
	0.784

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-143

	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	8
	1
	0.0066
	0.038
	0.25

	
	2
	0.0066
	0.038
	0.23

	
	3
	0.0066
	0.035
	0.24

	
	4
	0.0067
	0.035
	0.24

	
	5
	0.0075
	0.040
	0.27

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00680
	0.0372
	0.246

	
	SD
	0.000394
	0.00217
	0.0152

	
	RSD/%
	5.79
	5.83
	6.18

	
	Max
	0.0075
	0.040
	0.27

	
	Min
	0.0066
	0.035
	0.23

	
	Gmax
	1.777
	1.290
	1.579

	
	Gmin
	0.508
	1.014
	1.053

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-144

	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	8
	1
	0.0020
	0.044
	0.18
	1.15
	1.97

	
	2
	0.0022
	0.040
	0.17
	1.12
	1.96

	
	3
	0.0020
	0.045
	0.18
	1.18
	2.08

	
	4
	0.0021
	0.046
	0.18
	1.17
	2.03

	
	5
	0.0020
	0.044
	0.19
	1.22
	2.10

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00206
	0.0438
	0.180
	1.168
	2.028

	
	SD
	0.0000894
	0.00228
	0.00707
	0.0370
	0.0630

	
	RSD/%
	4.34
	5.21
	3.93
	3.17
	3.11

	
	Max
	0.0022
	0.046
	0.19
	1.22
	2.10

	
	Min
	0.0020
	0.040
	0.17
	1.12
	1.96

	
	Gmax
	1.566
	0.965
	1.414
	1.405
	1.143

	
	Gmin
	0.671
	1.667
	1.414
	1.297
	1.079

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-145


	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	9
	1
	0.00021
	0.0024
	0.0067
	0.049
	0.55
	1.04
	1.99

	
	2
	0.00020
	0.0028
	0.0069
	0.047
	0.55
	1.03
	1.94

	
	3
	0.00021
	0.0025
	0.0063
	0.049
	0.55
	1.04
	1.94

	
	4
	0.00021
	0.0024
	0.0069
	0.049
	0.54
	1.01
	1.98

	
	5
	0.00021
	0.0024
	0.0069
	0.048
	0.54
	1.05
	1.96

	
	6
	0.00022
	0.0026
	0.0068
	0.048
	0.54
	1.01
	1.96

	
	7
	0.00020
	0.0027
	0.0064
	0.047
	0.55
	1.03
	1.96

	
	8
	0.00020
	0.0026
	0.0063
	0.049
	0.53
	1.02
	1.95

	
	9
	0.00022
	0.0026
	0.0068
	0.046
	0.54
	1.04
	1.96

	
	10
	0.00021
	0.0026
	0.0066
	0.047
	0.55
	0.98
	1.94

	
	11
	0.00021
	0.0027
	0.0064
	0.049
	0.54
	1.04
	1.96

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000209
	0.00257
	0.00664
	0.0480
	0.544
	1.026
	1.958

	
	SD
	0.00000701
	0.000135
	0.000246
	0.00110
	0.00674
	0.0201
	0.0160

	
	RSD/%
	3.35
	5.25
	3.70
	2.29
	1.24
	1.96
	0.82

	
	Max
	0.00022
	0.0028
	0.0069
	0.049
	0.55
	1.05
	1.99

	
	Min
	0.00020
	0.0024
	0.0063
	0.046
	0.53
	0.98
	1.94

	
	Gmax
	1.569
	1.704
	1.057
	0.909
	0.890
	1.194
	2,000

	
	Gmin
	1,284
	1.259
	1.382
	1.818
	2.077
	2.289
	1.125

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-146


	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	9
	1
	0.00032
	0.0025
	0.073
	0.98
	2.97
	5.78
	12.13
	16.21
	20.31

	
	2
	0.00031
	0.0024
	0.073
	0.98
	2.98
	5.72
	12.22
	16.29
	20.12

	
	3
	0.00033
	0.0025
	0.073
	0.97
	3.02
	5.77
	12.26
	16.18
	20.18

	
	4
	0.00035
	0.0027
	0.074
	0.99
	3.01
	5.73
	12.07
	16.33
	20.33

	
	5
	0.00037
	0.0026
	0.072
	0.97
	3.01
	5.80
	12.12
	16.27
	20.27

	
	6
	0.00034
	0.0022*
	0.073
	0.97
	3.03
	5.77
	12.10
	16.34
	20.18

	
	7
	0.00034
	0.0025
	0.073
	0.97
	3.02
	5.81
	12.22
	16.33
	20.34

	
	8
	0.00033
	0.0026
	0.073
	0.97
	3.03
	5.76
	12.16
	16.25
	20.32

	
	9
	0.00037
	0.0026
	0.071
	0.97
	2.99
	5.76
	12.25
	16.17
	20.22

	
	10
	0.00034
	0.0027
	0.070
	0.97
	2.99
	5.76
	12.14
	16.32
	20.33

	
	11
	0.00035
	0.0026
	0.071
	0.98
	3.00
	5.71
	12.11
	16.27
	20.19

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000341
	0.00254
	0.0724
	0.975
	3.005
	5.761
	12.162
	16.269
	20.254

	
	SD
	0.0000187
	0.000143
	0.00121
	0.00688
	0.0202
	0.0311
	0.0651
	0.0609
	0.0780

	
	RSD/%
	5.48
	5.63
	1.67
	0.71
	0.67
	0.54
	0.54
	0.37
	0.39

	
	Max
	0.00037
	0.0027
	0.074
	0.99
	3.03
	5.81
	12.26
	16.34
	20.34

	
	Min
	0.00031
	0.0022
	0.070
	0.97
	2.97
	5.71
	12.07
	16.17
	20.12

	
	Gmax
	1.551
	1.119
	1.322
	2.180
	1.238
	1.576
	1.505
	1.166
	1.103

	
	Gmin
	1.658
	2.378
	1.983
	0.727
	1.733
	1.640
	1.413
	1.626
	1.718

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	0.0022为歧离值（保留）
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-147

	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	9
	1
	0.00019
	0.0028
	0.057
	0.49

	
	2
	0.00019
	0.0028
	0.057
	0.48

	
	3
	0.00019
	0.0028
	0.055
	0.47

	
	4
	0.00019
	0.0028
	0.056
	0.48

	
	5
	0.00017
	0.0028
	0.057
	0.48

	
	6
	0.00019
	0.0029
	0.057
	0.49

	
	7
	0.00018
	0.0028
	0.055
	0.48

	
	8
	0.00019
	0.0027
	0.056
	0.46

	
	9
	0.00018
	0.0028
	0.057
	0.47

	
	10
	0.00019
	0.0028
	0.055
	0.49

	
	11
	0.00017
	0.0028
	0.057
	0.47

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000185
	0.00280
	0.0563
	0.478

	
	SD
	0.00000820
	0.0000447
	0.000905
	0.00982

	
	RSD/%
	4.43
	1.60
	1.61
	2.05

	
	Max
	0.00019
	0.0029
	0.057
	0.49

	
	Min
	0.00017
	0.0027
	0.055
	0.46

	
	Gmax
	0.610
	2.237
	0.773
	1.222

	
	Gmin
	1.829
	2.237
	1.436
	1.833

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-148
	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	9
	1
	0.00016
	0.0027
	0.026

	
	2
	0.00016
	0.0027
	0.026

	
	3
	0.00015
	0.0027
	0.026

	
	4
	0.00016
	0.0027
	0.024

	
	5
	0.00016
	0.0027
	0.026

	
	6
	0.00017
	0.0025
	0.025

	
	7
	0.00015
	0.0027
	0.024

	
	8
	0.00016
	0.0027
	0.026

	0
	9
	0.00014
	0.0025
	0.027

	
	10
	0.00016
	0.0027
	0.026

	
	11
	0.00017
	0.0027
	0.025

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000158
	0.00266
	0.0255

	
	SD
	0.00000874
	0.0000809
	0.000934

	
	RSD/%
	5.53
	3.04
	3.66

	
	Max
	0.00017
	0.0027
	0.027

	
	Min
	0.00014
	0.0025
	0.024

	
	Gmax
	1.373
	0.494
	1.606

	
	Gmin
	2.059
	1.978
	1.606

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-149


	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	9
	1
	0.00016
	0.0041
	0.011
	0.26

	
	2
	0.00015
	0.0041
	0.011
	0.27

	
	3
	0.00017
	0.0041
	0.011
	0.26

	
	4
	0.00017
	0.0041
	0.011
	0.26

	
	5
	0.00017
	0.0043
	0.013
	0.26

	
	6
	0.00016
	0.0041
	0.012
	0.27

	
	7
	0.00017
	0.0040
	0.011
	0.26

	
	8
	0.00018
	0.0044
	0.011
	0.26

	
	9
	0.00015
	0.0041
	0.013
	0.25

	
	10
	0.00017
	0.0041
	0.012
	0.26

	
	11
	0.00017
	0.0041
	0.011
	0.26

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000165
	0.00414
	0.0115
	0.261

	
	SD
	0.00000934
	0.000112
	0.000820
	0.00539

	
	RSD/%
	5.66
	2.71
	7.13
	2.07

	
	Max
	0.00018
	0.0044
	0.013
	0.27

	
	Min
	0.00015
	0.0040
	0.011
	0.25

	
	Gmax
	1.606
	2.321
	1.829
	1.670

	
	Gmin
	1.606
	1.250
	0.610
	2.041

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-150

	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	9
	1
	0.00012
	0.00058
	0.0083
	0.065
	0.19
	2.44
	4.02
	5.21

	
	2
	0.00012
	0.00056
	0.0081
	0.067
	0.19
	2.42
	4.06
	5.23

	
	3
	0.00011
	0.00056
	0.0083
	0.064
	0.19
	2.38
	4.06
	5.22

	
	4
	0.00013
	0.00056
	0.0083
	0.065
	0.19
	2.44
	4.01
	5.20

	
	5
	0.00012
	0.00056
	0.0083
	0.064
	0.19
	2.43
	4.03
	5.27

	
	6
	0.00011
	0.00054
	0.0079
	0.065
	0.18
	2.41
	4.07
	5.30

	
	7
	0.00013
	0.00057
	0.0083
	0.065
	0.19
	2.42
	4.03
	5.27

	
	8
	0.00011
	0.00056
	0.0081
	0.065
	0.19
	2.39
	4.07
	5.29

	
	9
	0.00013
	0.00057
	0.0083
	0.065
	0.19
	2.45
	4.00
	5.18

	
	10
	0.00012
	0.00058
	0.0083
	0.066
	0.18
	2.42
	4.01
	5.23

	
	11
	0.00012
	0.00057
	0.0080
	0.065
	0.19
	2.46
	4.03
	5.19

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000120
	0.000565
	0.00820
	0.0651
	0.188
	2.424
	4.035
	5.235

	
	SD
	0.00000775
	0.0000113
	0.000148
	0.000831
	0.00405
	0.0242
	0.0254
	0.0411

	
	RSD/%
	6.46
	2.00
	1.80
	1.28
	2.15
	1.00
	0.63
	0.79

	
	Max
	0.00013
	0.00058
	0.0083
	0.067
	0.19
	2.46
	4.07
	5.30

	
	Min
	0.00011
	0.00054
	0.0079
	0.064
	0.18
	2.38
	4.00
	5.18

	
	Gmax
	1.290
	1.327
	0.676
	2.286
	0.494
	1.488
	1.378
	1.582

	
	Gmin
	1.290
	2.212
	2.027
	1.324
	1.975
	1.818
	1.378
	1.338

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-151

	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	9
	1
	0.00049
	0.0027
	0.035
	0.26
	0.54
	1.50
	2.58

	
	2
	0.00048
	0.0027
	0.032
	0.28
	0.55
	1.51
	2.52

	
	3
	0.00051
	0.0027
	0.035
	0.26
	0.55
	1.51
	2.56

	
	4
	0.00048
	0.0028
	0.035
	0.26
	0.54
	1.51
	2.50

	
	5
	0.00049
	0.0027
	0.033
	0.26
	0.55
	1.50
	2.53

	
	6
	0.00048
	0.0028
	0.033
	0.27
	0.55
	1.52
	2.51

	
	7
	0.00047
	0.0028
	0.035
	0.26
	0.55
	1.50
	2.51

	
	8
	0.00049
	0.0028
	0.035
	0.25
	0.57*
	1.50
	2.59

	
	9
	0.00050
	0.0027
	0.035
	0.29
	0.55
	1.51
	2.62

	
	10
	0.00051
	0.0027
	0.033
	0.28
	0.54
	1.51
	2.56

	
	11
	0.00049
	0.0028
	0.034
	0.27
	0.55
	1.53
	2.60

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000490
	0.00275
	0.0341
	0.267
	0.549
	1.509
	2.553

	
	SD
	0.0000126
	0.0000522
	0.00114
	0.0119
	0.00831
	0.00944
	0.0413

	
	RSD/%
	2.57
	1.90
	3.34
	4.46
	1.51
	0.63
	1.62

	
	Max
	0.00051
	0.0028
	0.035
	0.29
	0.57
	1.53
	2.62

	
	Min
	0.00047
	0.0027
	0.032
	0.25
	0.54
	1.50
	2.50

	
	Gmax
	1.587
	0.958
	0.789
	1.933
	2.527
	2.225
	1.622

	
	Gmin
	1.587
	0.958
	1.842
	1.429
	1.083
	0.953
	1.283

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	0.57为歧离值（保留）
	无异常
	无异常



附表 2-152

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	9
	1
	0.0090
	0.052
	0.97
	1.56
	3.11
	5.57

	
	2
	0.0090
	0.051
	0.97
	1.56
	3.09
	5.58

	
	3
	0.0087
	0.051
	0.97
	1.56
	3.10
	5.50

	
	4
	0.0090
	0.051
	0.98
	1.56
	3.07
	5.55

	
	5
	0.0090
	0.053
	0.96
	1.54
	3.07
	5.52

	
	6
	0.0090
	0.051
	0.96
	1.56
	3.04
	5.59

	
	7
	0.0088
	0.051
	0.95
	1.53
	3.11
	5.59

	
	8
	0.0090
	0.051
	0.96
	1.52
	3.05
	5.61

	
	9
	0.0088
	0.051
	0.97
	1.56
	3.06
	5.53

	
	10
	0.0090
	0.051
	0.95
	1.53
	3.02
	5.55

	
	11
	0.0090
	0.053
	0.97
	1.54
	3.09
	5.59

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00894
	0.0515
	0.965
	1.548
	3.074
	5.562

	
	SD
	0.000112
	0.000820
	0.00934
	0.0156
	0.0294
	0.0346

	
	RSD/%
	1.25
	1.59
	0.97
	1.01
	0.96
	0.62

	
	Max
	0.0090
	0.053
	0.98
	1.56
	3.11
	5.61

	
	Min
	0.0087
	0.051
	0.95
	1.52
	3.02
	5.50

	
	Gmax
	0.536
	1.829
	1.606
	0.769
	1.224
	1.387

	
	Gmin
	2.143
	0.610
	1.606
	1.795
	1.837
	1.792

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-153

	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	9
	1
	0.00071
	0.0034
	0.033
	0.14

	
	2
	0.00072
	0.0032
	0.032
	0.17

	
	3
	0.00073
	0.0034
	0.032
	0.16

	
	4
	0.00072
	0.0031
	0.030
	0.16

	
	5
	0.00072
	0.0030
	0.029
	0.15

	
	6
	0.00071
	0.0030
	0.031
	0.16

	
	7
	0.00073
	0.0031
	0.032
	0.16

	
	8
	0.00077*
	0.0032
	0.032
	0.16

	
	9
	0.00072
	0.0031
	0.032
	0.15

	
	10
	0.00070
	0.0031
	0.030
	0.17

	
	11
	0.00074
	0.0030
	0.030
	0.17

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000725
	0.00315
	0.0312
	0.159

	
	SD
	0.0000186
	0.000144
	0.00125
	0.00944

	
	RSD/%
	2.47
	4.57
	4.01
	5.94

	
	Max
	0.00077
	0.0034
	0.033
	0.17

	
	Min
	0.00070
	0.0030
	0.029
	0.14

	
	Gmax
	2.419
	1.736
	1.440
	1.165

	
	Gmin
	1.344
	1.042
	1.760
	2.013

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	0.00077为歧离值（保留）
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-154

	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	9
	1
	0.0031
	0.030
	0.57

	
	2
	0.0031
	0.031
	0.54

	
	3
	0.0032
	0.030
	0.55

	
	4
	0.0032
	0.031
	0.53

	
	5
	0.0032
	0.029
	0.53

	
	6
	0.0031
	0.030
	0.53

	
	7
	0.0030
	0.030
	0.51

	
	8
	0.0031
	0.027*
	0.55

	
	9
	0.0031
	0.030
	0.52

	
	10
	0.0031
	0.029
	0.52

	
	11
	0.0031
	0.030
	0.56

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00312
	0.0297
	0.537

	
	SD
	0.0000603
	0.00110
	0.0185

	
	RSD/%
	1.93
	3.70
	3.45

	
	Max
	0.0032
	0.031
	0.57

	
	Min
	0.0030
	0.027
	0.51

	
	Gmax
	1.327
	1.182
	1.784

	
	Gmin
	1.990
	2.455
	1.459

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	0.027为歧离值（保留）
	无异常



附表 2-155

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	9
	1
	0.0017
	0.012
	0.58
	1.05
	1.57

	
	2
	0.0016
	0.012
	0.58
	1.05
	1.57

	
	3
	0.0016
	0.011
	0.56
	1.05
	1.57

	
	4
	0.0016
	0.012
	0.57
	1.06
	1.59

	
	5
	0.0018
	0.012
	0.58
	1.05
	1.60

	
	6
	0.0016
	0.012
	0.57
	1.07
	1.57

	
	7
	0.0016
	0.012
	0.58
	1.05
	1.58

	
	8
	0.0017
	0.012
	0.56
	1.05
	1.60

	
	9
	0.0018
	0.011
	0.58
	1.09*
	1.59

	
	10
	0.0016
	0.012
	0.58
	1.05
	1.58

	
	11
	0.0016
	0.012
	0.58
	1.07
	1.59

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00165
	0.0118
	0.575
	1.058
	1.583

	
	SD
	0.0000820
	0.000405
	0.00820
	0.0133
	0.0119

	
	RSD/%
	4.97
	3.43
	1.43
	1.26
	0.75

	
	Max
	0.0018
	0.012
	0.58
	1.09
	1.60

	
	Min
	0.0016
	0.011
	0.56
	1.05
	1.57

	
	Gmax
	1.829
	0.494
	0.610
	2.406
	1.429

	
	Gmin
	0.610
	1.975
	1.829
	0.602
	1.092

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	1.09为歧离值（保留）
	无异常



附表 2-156

	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	9
	1
	0.0042
	0.028
	0.21

	
	2
	0.0041
	0.027
	0.20

	
	3
	0.0041
	0.027
	0.21

	
	4
	0.0041
	0.029
	0.20

	
	5
	0.0042
	0.029
	0.20

	
	6
	0.0042
	0.027
	0.19

	
	7
	0.0041
	0.030
	0.20

	
	8
	0.0042
	0.029
	0.20

	
	9
	0.0042
	0.027
	0.20

	
	10
	0.0042
	0.029
	0.20

	
	11
	0.0041
	0.029
	0.20

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00415
	0.0283
	0.201

	
	SD
	0.0000522
	0.00110
	0.00539

	
	RSD/%
	1.26
	3.89
	2.68

	
	Max
	0.0042
	0.030
	0.21

	
	Min
	0.0041
	0.027
	0.19

	
	Gmax
	0.958
	1.545
	1.670

	
	Gmin
	0.958
	1.182
	2.041

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-157

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	9
	1
	0.0023
	0.016
	0.051
	0.11
	0.52
	1.51
	2.09

	
	2
	0.0017
	0.014
	0.050
	0.12
	0.52
	1.54
	2.17

	
	3
	0.0022
	0.014
	0.051
	0.11
	0.52
	1.52
	2.08

	
	4
	0.0019
	0.015
	0.051
	0.10
	0.52
	1.54
	2.16

	
	5
	0.0018
	0.012
	0.051
	0.11
	0.53
	1.55
	2.11

	
	6
	0.0022
	0.014
	0.052
	0.11
	0.53
	1.53
	2.15

	
	7
	0.0019
	0.014
	0.050
	0.11
	0.53
	1.52
	2.05

	
	8
	0.0021
	0.012
	0.051
	0.11
	0.52
	1.51
	2.20

	
	9
	0.0017
	0.013
	0.051
	0.12
	0.54
	1.54
	2.11

	
	10
	0.0019
	0.015
	0.053
	0.11
	0.52
	1.56
	2.15

	
	11
	0.0021
	0.013
	0.054
	0.10
	0.53
	1.54
	2.21

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00198
	0.0138
	0.0514
	0.110
	0.525
	1.533
	2.135

	
	SD
	0.000209
	0.00125
	0.00121
	0.00632
	0.00688
	0.0162
	0.0507

	
	RSD/%
	10.56
	9.06
	2.35
	5.75
	1.31
	1.06
	2.37

	
	Max
	0.0023
	0.016
	0.054
	0.12
	0.54
	1.56
	2.21

	
	Min
	0.0017
	0.012
	0.050
	0.10
	0.52
	1.51
	2.05

	
	Gmax
	1.531
	1.760
	2.149
	1.582
	2.180
	1.667
	1.479

	
	Gmin
	1.340
	1.440
	1.157
	1.582
	0.727
	1.420
	1.677

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-158

	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	9
	1
	0.00035
	0.0061
	0.021

	
	2
	0.00033
	0.0062
	0.020

	
	3
	0.00035
	0.0061
	0.021

	
	4
	0.00033
	0.0062
	0.021

	
	5
	0.00031
	0.0061
	0.021

	
	6
	0.00032
	0.0061
	0.021

	
	7
	0.00032
	0.0059
	0.021

	
	8
	0.00033
	0.0061
	0.021

	
	9
	0.00033
	0.0060
	0.022

	
	10
	0.00035
	0.0060
	0.022

	
	11
	0.00033
	0.0061
	0.022

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000332
	0.00608
	0.0212

	
	SD
	0.0000133
	0.0000874
	0.000603

	
	RSD/%
	4.01
	1.44
	2.84

	
	Max
	0.00035
	0.0062
	0.022

	
	Min
	0.00031
	0.0059
	0.020

	
	Gmax
	1.353
	1.373
	1.327

	
	Gmin
	1.654
	2.059
	1.990

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-159

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	9
	1
	0.0092
	0.029
	0.35

	
	2
	0.0095
	0.027
	0.34

	
	3
	0.0097
	0.027
	0.34

	
	4
	0.0095
	0.027
	0.32

	
	5
	0.0097
	0.027
	0.35

	
	6
	0.0097
	0.029
	0.35

	
	7
	0.0096
	0.027
	0.35

	
	8
	0.0089
	0.028
	0.36

	
	9
	0.0093
	0.029
	0.36

	
	10
	0.0090
	0.027
	0.35

	
	11
	0.0088
	0.029
	0.36

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00935
	0.0278
	0.348

	
	SD
	0.000336
	0.000982
	0.0117

	
	RSD/%
	3.59
	3.53
	3.36

	
	Max
	0.0097
	0.029
	0.36

	
	Min
	0.0088
	0.027
	0.34

	
	Gmax
	1.042
	1.222
	1.026

	
	Gmin
	1.637
	0.815
	0.684

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-160
	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	9
	1
	0.0068
	0.012
	0.48

	
	2
	0.0067
	0.015
	0.48

	
	3
	0.0067
	0.015
	0.46

	
	4
	0.0067
	0.013
	0.51

	
	5
	0.0066
	0.012
	0.49

	
	6
	0.0067
	0.014
	0.48

	
	7
	0.0068
	0.012
	0.49

	
	8
	0.0066
	0.015
	0.48

	
	9
	0.0067
	0.015
	0.48

	
	10
	0.0067
	0.014
	0.49

	
	11
	0.0064*
	0.014
	0.50

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00667
	0.0137
	0.485

	
	SD
	0.000110
	0.00127
	0.0129

	
	RSD/%
	1.65
	9.27
	2.66

	
	Max
	0.0068
	0.015
	0.51

	
	Min
	0.0064
	0.012
	0.46

	
	Gmax
	1.182
	1.024
	1.938

	
	Gmin
	2.455
	1.339
	1.938

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	0.0064为歧离值（保留）
	无异常
	无异常



附表 2-161
	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	9
	1
	0.0081
	0.046
	0.28

	
	2
	0.0081
	0.046
	0.28

	
	3
	0.0079
	0.042
	0.30

	
	4
	0.0081
	0.044
	0.30

	
	5
	0.0081
	0.045
	0.29

	
	6
	0.0078
	0.042
	0.29

	
	7
	0.0080
	0.039
	0.29

	
	8
	0.0081
	0.040
	0.29

	
	9
	0.0080
	0.041
	0.29

	
	10
	0.0078
	0.040
	0.28

	
	11
	0.0081
	0.045
	0.31

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00801
	0.0427
	0.291

	
	SD
	0.000122
	0.00257
	0.00944

	
	RSD/%
	1.52
	6.02
	3.24

	
	Max
	0.0081
	0.046
	0.31

	
	Min
	0.0078
	0.039
	0.28

	
	Gmax
	0.738
	1.284
	2.013

	
	Gmin
	1.721
	1.440
	1.165

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-162
	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	9
	1
	0.0023
	0.045
	0.21
	1.23
	2.08

	
	2
	0.0024
	0.045
	0.21
	1.23
	2.11

	
	3
	0.0023
	0.045
	0.21
	1.24
	2.10

	
	4
	0.0023
	0.045
	0.21
	1.24
	2.09

	
	5
	0.0023
	0.045
	0.20
	1.23
	2.09

	
	6
	0.0023
	0.047**
	0.21
	1.23
	2.10

	
	7
	0.0024
	0.045
	0.20
	1.24
	2.10

	
	8
	0.0026
	0.045
	0.20
	1.23
	2.11

	
	9
	0.0023
	0.046
	0.20
	1.25
	2.08

	
	10
	0.0023
	0.045
	0.20
	1.23
	2.08

	
	11
	0.0026
	0.045
	0.21
	1.23
	2.08

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00237
	0.0453
	0.205
	1.235
	2.093

	
	SD
	0.000119
	0.000647
	0.00522
	0.00688
	0.0119

	
	RSD/%
	8.02
	1.43
	2.55
	0.56
	0.57

	
	Max
	0.0026
	0.047
	0.21
	1.25
	2.11

	
	Min
	0.0023
	0.045
	0.20
	1.23
	2.08

	
	Gmax
	1.933
	2.628
	0.958
	2.180
	1.429

	
	Gmin
	0.588
	0.464
	0.958
	0.727
	1.092

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	0.047为离群值（舍弃）
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-163

	 实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	10
	1
	0.00019
	0.0022
	0.0066
	0.048
	0.54
	1.01
	1.93

	
	2
	0.00019
	0.0021
	0.0068
	0.047
	0.53
	1.00
	1.96

	
	3
	0.00020
	0.0022
	0.0066
	0.047
	0.54
	0.98
	1.94

	
	4
	0.00022
	0.0022
	0.0067
	0.049
	0.53
	1.03
	1.94

	
	5
	0.00019
	0.0021
	0.0066
	0.051
	0.54
	0.99
	1.93

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000198
	0.00216
	0.00666
	0.0484
	0.536
	1.002
	1.940

	
	SD
	0.0000130
	0.0000548
	0.0000894
	0.00167
	0.00548
	0.0192
	0.0122

	
	RSD/%
	6.57
	2.54
	1.34
	3.45
	1.02
	1.92
	0.63

	
	Max
	0.00022
	0.0022
	0.0068
	0.051
	0.54
	1.03
	1.96

	
	Min
	0.00019
	0.0021
	0.0066
	0.047
	0.53
	0.98
	1.93

	
	Gmax
	1.692
	0.730
	1.566
	1.557
	0.730
	1.458
	1.639

	
	Gmin
	0.615
	1.095
	0.671
	0.838
	1.095
	1.146
	0.820

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-164
	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	10
	1
	0.00030
	0.0027
	0.071
	0.95
	2.96
	5.77
	12.23
	16.38
	20.34

	
	2
	0.00031
	0.0026
	0.072
	0.96
	2.98
	5.79
	12.20
	16.44
	20.38

	
	3
	0.00033
	0.0028
	0.072
	0.96
	3.00
	5.83
	12.18
	16.35
	20.34

	
	4
	0.00028
	0.0028
	0.070
	0.95
	3.01
	5.77
	12.07
	16.24
	20.01

	
	5
	0.00029
	0.0027
	0.070
	0.97
	2.97
	5.65
	12.05
	16.31
	20.07

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000302
	0.00272
	0.071
	0.958
	2.984
	5.762
	12.146
	16.344
	20.228

	
	SD
	0.0000192
	0.0000837
	0.00100
	0.00837
	0.0207
	0.0672
	0.0808
	0.0750
	0.174

	
	RSD/%
	6.36
	3.08
	1.41
	0.87
	0.69
	1.17
	0.67
	0.46
	0.86

	
	Max
	0.00033
	0.0028
	0.072
	0.97
	3.01
	5.83
	12.23
	16.44
	20.38

	
	Min
	0.00028
	0.0026
	0.070
	0.95
	2.96
	5.65
	12.05
	16.24
	20.01

	
	Gmax
	1.458
	0.956
	1.000
	1.434
	1.256
	1.012
	1.040
	1.280
	0.874

	
	Gmin
	1.146
	1.434
	1.000
	0.956
	1.159
	1.667
	1.188
	1.387
	1.253

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-165
	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	10
	1
	0.00019
	0.0026
	0.053
	0.49

	
	2
	0.00018
	0.0027
	0.054
	0.47

	
	3
	0.00018
	0.0027
	0.053
	0.47

	
	4
	0.00017
	0.0027
	0.053
	0.46

	
	5
	0.00019
	0.0027
	0.054
	0.46

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000182
	0.00268
	0.0534
	0.470

	
	SD
	0.00000837
	0.0000447
	0.000548
	0.0122

	
	RSD/%
	4.60
	1.67
	1.03
	2.60

	
	Max
	0.00019
	0.0027
	0.054
	0.49

	
	Min
	0.00017
	0.0026
	0.053
	0.46

	
	Gmax
	0.956
	0.447
	1.095
	1.639

	
	Gmin
	1.434
	1.790
	0.730
	0.820

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-166
	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	10
	1
	0.00012
	0.0025
	0.023

	
	2
	0.00013
	0.0026
	0.027

	
	3
	0.00016
	0.0026
	0.025

	
	4
	0.00012
	0.0026
	0.025

	
	5
	0.00014
	0.0026
	0.026

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	0.000134
	0.00258
	0.0252

	
	SD
	0.0000167
	0.0000447
	0.00148

	
	RSD/%
	12.46
	1.73
	5.87

	
	Max
	0.00016
	0.0026
	0.027

	
	Min
	0.00012
	0.0025
	0.023

	
	Gmax
	1.557
	0.447
	1.216

	
	Gmin
	0.838
	1.790
	1.486

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-167
	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


10
	1
	0.00017
	0.0039
	0.012
	0.24

	
	2
	0.00015
	0.0041
	0.012
	0.24

	
	3
	0.00015
	0.0041
	0.011
	0.25

	
	4
	0.00014
	0.0041
	0.012
	0.26

	
	5
	0.00016
	0.0042
	0.011
	0.25

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000154
	0.00408
	0.0116
	0.248

	
	SD
	0.0000114
	0.000110
	0.000548
	0.00837

	
	RSD/%
	7.40
	2.70
	4.72
	3.38

	
	Max
	0.00017
	0.0042
	0.012
	0.26

	
	Min
	0.00014
	0.0039
	0.011
	0.24

	
	Gmax
	1.404
	1.091
	0.730
	1.434

	
	Gmin
	1.228
	1.636
	1.095
	0.956

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-168
	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	10
	1
	0.00017
	0.00055
	0.0081
	0.064
	0.18
	2.38
	3.98
	5.21

	
	2
	0.00016
	0.00055
	0.0079
	0.063
	0.17
	2.35
	4.02
	5.19

	
	3
	0.00015
	0.00057
	0.0079
	0.066
	0.19
	2.34
	4.02
	5.17

	
	4
	0.00016
	0.00055
	0.0083
	0.065
	0.18
	2.38
	4.00
	5.18

	
	5
	0.00014
	0.00057
	0.0081
	0.065
	0.18
	2.38
	4.01
	5.19

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000156
	0.000558
	0.00806
	0.0646
	0.180
	2.366
	4.006
	5.188

	
	SD
	0.0000114
	0.0000110
	0.000167
	0.00114
	0.00707
	0.0195
	0.0167
	0.0148

	
	RSD/%
	7.31
	1.97
	2.07
	1.76
	3.93
	0.82
	0.42
	0.29

	
	Max
	0.00017
	0.00057
	0.0083
	0.066
	0.19
	2.38
	4.02
	5.21

	
	Min
	0.00014
	0.00055
	0.0079
	0.063
	0.17
	2.34
	3.98
	5.17

	
	Gmax
	1.228
	1.091
	1.437
	1.228
	1.414
	0.718
	0.838
	1.486

	
	Gmin
	1.404
	0.727
	0.958
	1.404
	1.414
	1.333
	1.557
	1.216

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-169

	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	10
	1
	0.00046
	0.0027
	0.032
	0.28
	0.54
	1.47
	2.52

	
	2
	0.00044
	0.0028
	0.031
	0.28
	0.56
	1.47
	2.49

	
	3
	0.00046
	0.0027
	0.033
	0.28
	0.57
	1.49
	2.55

	
	4
	0.00048
	0.0027
	0.032
	0.29
	0.56
	1.48
	2.50

	
	5
	0.00044
	0.0027
	0.033
	0.29
	0.57
	1.42
	2.47

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000456
	0.00272
	0.0322
	0.284
	0.560
	1.466
	2.506

	
	SD
	0.0000167
	0.0000447
	0.000837
	0.00548
	0.0122
	0.0270
	0.0305

	
	RSD/%
	3.66
	1.64
	2.60
	1.93
	2.18
	1.84
	1.22

	
	Max
	0.00048
	0.0028
	0.033
	0.29
	0.57
	1.49
	2.55

	
	Min
	0.00044
	0.0027
	0.031
	0.28
	0.54
	1.42
	2.47

	
	Gmax
	1.437
	1.790
	0.956
	1.095
	0.820
	0.889
	1.443

	
	Gmin
	0.958
	0.447
	1.434
	0.730
	1.639
	1.704
	1.180

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-170
	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	10
	1
	0.0080
	0.052
	0.94
	1.54
	3.08
	5.66

	
	2
	0.0085
	0.052
	0.93
	1.56
	3.08
	5.54

	
	3
	0.0078
	0.053
	0.95
	1.51
	2.98
	5.55

	
	4
	0.0079
	0.053
	0.96
	1.53
	3.09
	5.59

	
	5
	0.0082
	0.052
	0.94
	1.55
	3.06
	5.63

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00808
	0.0524
	0.944
	1.538
	3.058
	5.594

	
	SD
	0.000278
	0.000548
	0.0114
	0.0192
	0.0449
	0.0513

	
	RSD/%
	3.44
	1.05
	1.21
	1.25
	1.47
	0.92

	
	Max
	0.0085
	0.053
	0.96
	1.56
	3.09
	5.66

	
	Min
	0.0078
	0.052
	0.93
	1.51
	2.98
	5.54

	
	Gmax
	1.511
	1.095
	1.404
	1.146
	0.713
	1.287

	
	Gmin
	1.007
	0.730
	1.228
	1.458
	1.737
	1.053

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-171

	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	10
	1
	0.00068
	0.0032
	0.031
	0.16

	
	2
	0.00068
	0.0034
	0.030
	0.15

	
	3
	0.00068
	0.0031
	0.029
	0.15

	
	4
	0.00071
	0.0033
	0.030
	0.14

	
	5
	0.00068
	0.0031
	0.031
	0.15

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000686
	0.00322
	0.0302
	0.150

	
	SD
	0.0000134
	0.000130
	0.000837
	0.00707

	
	RSD/%
	1.95
	4.04
	2.77
	4.71

	
	Max
	0.00071
	0.0034
	0.031
	0.16

	
	Min
	0.00068
	0.0031
	0.029
	0.14

	
	Gmax
	1.791
	1.385
	0.956
	1.414

	
	Gmin
	0.447
	0.923
	1.434
	1.414

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-172


	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	10
	1
	0.0029
	0.032
	0.53

	
	2
	0.0029
	0.032
	0.55

	
	3
	0.0030
	0.033
	0.54

	
	4
	0.0030
	0.034
	0.54

	
	5
	0.0030
	0.032
	0.55

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00296
	0.0326
	0.542

	
	SD
	0.0000548
	0.000894
	0.00837

	
	RSD/%
	1.85
	2.74
	1.54

	
	Max
	0.0030
	0.034
	0.55

	
	Min
	0.0029
	0.032
	0.53

	
	Gmax
	0.730
	1.566
	0.956

	
	Gmin
	1.095
	0.671
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-173

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	10
	1
	0.0019
	0.010
	0.56
	1.02
	1.54

	
	2
	0.0018
	0.011
	0.58
	1.04
	1.55

	
	3
	0.0019
	0.011
	0.58
	1.05
	1.58

	
	4
	0.0019
	0.011
	0.57
	1.03
	1.57

	
	5
	0.0020
	0.011
	0.56
	1.04
	1.56

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00190
	0.0108
	0.570
	1.036
	1.560

	
	SD
	0.0000707
	0.000447
	0.0100
	0.0114
	0.0158

	
	RSD/%
	3.72
	4.14
	1.75
	1.10
	1.01

	
	Max
	0.0020
	0.011
	0.58
	1.05
	1.58

	
	Min
	0.0018
	0.010
	0.56
	1.02
	1.54

	
	Gmax
	1.414
	0.447
	1.000
	1.228
	1.266

	
	Gmin
	1.414
	1.790
	1.000
	1.404
	1.266

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-174

	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	10
	1
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	2
	0.0041
	0.028
	0.22

	
	3
	0.0042
	0.028
	0.19

	
	4
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	5
	0.0041
	0.027
	0.19

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00412
	0.0278
	0.196

	
	SD
	0.0000447
	0.000447
	0.0134

	
	RSD/%
	1.08
	1.61
	6.84

	
	Max
	0.0042
	0.028
	0.22

	
	Min
	0.0041
	0.027
	0.19

	
	Gmax
	1.790
	0.447
	1.791

	
	Gmin
	0.447
	1.790
	0.448

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-175

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	10
	1
	0.0019
	0.013
	0.054
	0.13
	0.55
	1.45
	2.06

	
	2
	0.0018
	0.013
	0.052
	0.13
	0.54
	1.51
	2.21

	
	3
	0.0021
	0.013
	0.054
	0.14
	0.54
	1.52
	2.11

	
	4
	0.0018
	0.014
	0.053
	0.13
	0.56
	1.52
	2.12

	
	5
	0.0018
	0.013
	0.056
	0.14
	0.55
	1.55
	2.15

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00188
	0.0132
	0.0538
	0.134
	0.548
	1.510
	2.130

	
	SD
	0.000130
	0.000447
	0.00148
	0.00548
	0.00837
	0.0367
	0.0552

	
	RSD/%
	6.91
	3.39
	2.75
	4.09
	1.53
	2.43
	2.59

	
	Max
	0.0021
	0.014
	0.056
	0.14
	0.56
	1.55
	2.21

	
	Min
	0.0018
	0.013
	0.052
	0.13
	0.54
	1.45
	2.06  

	
	Gmax
	1.692
	1.790
	1.486
	1.095
	1.434
	1.090
	1.449

	
	Gmin
	0.615
	0.447
	1.216
	0.730
	0.956
	1.635
	1.268

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-176


	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	10
	1
	0.00032
	0.0059
	0.025

	
	2
	0.00033
	0.0058
	0.024

	
	3
	0.00036
	0.0058
	0.022

	
	4
	0.00031
	0.0058
	0.025

	
	5
	0.00036
	0.0058
	0.024

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000336
	0.00582
	0.0240

	
	SD
	0.0000230
	0.0000447
	0.00122

	
	RSD/%
	6.85
	0.77
	5.08

	
	Max
	0.00036
	0.0059
	0.025

	
	Min
	0.00031
	0.0058
	0.022

	
	Gmax
	1.043
	1.790
	0.820

	
	Gmin
	1.130
	0.447
	1.639

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-177

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	10
	1
	0.0097
	0.027
	0.30

	
	2
	0.0098
	0.026
	0.32

	
	3
	0.0095
	0.026
	0.32

	
	4
	0.0086
	0.029
	0.32

	
	5
	0.0094
	0.027
	0.32

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00940
	0.0270
	0.316

	
	SD
	0.000474
	0.00122
	0.00894

	
	RSD/%
	5.04
	4.52
	2.83

	
	Max
	0.0098
	0.029
	0.32

	
	Min
	0.0086
	0.026
	0.30

	
	Gmax
	0.844
	1.639
	0.447

	
	Gmin
	1.688
	0.820
	1.790

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-178

	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	10
	1
	0.0064
	0.014
	0.45

	
	2
	0.0069
	0.013
	0.47

	
	3
	0.0063
	0.013
	0.47

	
	4
	0.0066
	0.013
	0.46

	
	5
	0.0069
	0.014
	0.45

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00662
	0.0134
	0.460

	
	SD
	0.000277
	0.000547
	0.0100

	
	RSD/%
	4.18
	4.08
	2.17

	
	Max
	0.0069
	0.014
	0.47

	
	Min
	0.0063
	0.013
	0.45

	
	Gmax
	1.011
	1.097
	1,000

	
	Gmin
	1.155
	0.731
	1.000

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-179

	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	10
	1
	0.0081
	0.040
	0.33

	
	2
	0.0078
	0.039
	0.31

	
	3
	0.0080
	0.043
	0.31

	
	4
	0.0079
	0.038
	0.29

	
	5
	0.0079
	0.041
	0.29

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00794

	0.0402
	0.306

	
	SD
	0.000114
	0.00192
	0.0167

	
	RSD/%
	1.44
	4.78
	5.46

	
	Max
	0.0081
	0.043
	0.33

	
	Min
	0.0078
	0.038
	0.29

	
	Gmax
	1.404
	1.458
	1.437

	
	Gmin
	1.228
	1.146
	0.958

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常	
	无异常
	无异常


 附表 2-180

	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	10
	1
	0.0025
	0.048
	0.20
	1.23
	2.11

	
	2
	0.0020
	0.048
	0.21
	1.23
	2.08

	
	3
	0.0024
	0.048
	0.20
	1.25
	2.12

	
	4
	0.0023
	0.049
	0.21
	1.26
	2.06

	
	5
	0.0023
	0.047
	0.19
	1.26
	2.09

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00230
	0.0480
	0.202
	1.246
	2.092

	
	SD
	0.000187
	0.000707
	0.00837
	0.0152
	0.0239

	
	RSD/%
	8.13
	1.47
	4.14
	1.22
	1.14

	
	Max
	0.0025
	0.049
	0.21
	1.26
	2.12

	
	Min
	0.0020
	0.047
	0.19
	1.23
	2.06

	
	Gmax
	1.070
	1.414
	0.956
	0.921
	1.172

	
	Gmin
	1.604
	1.414
	1.434
	1.503
	1.339

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-181

	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	11
	1
	0.00021
	0.0022
	0.0063
	0.046
	0.51
	1.01
	1.90

	
	2
	0.00015
	0.0022
	0.0063
	0.045
	0.51
	1.00
	1.88

	
	3
	0.00018
	0.0023
	0.0064
	0.046
	0.52
	1.03
	1.92

	
	4
	0.00025
	0.0021
	0.0065
	0.047
	0.53
	1.05
	1.87

	
	5
	0.00019
	0.0024
	0.0062
	0.046
	0.52
	0.98
	1.95

	
	6
	0.00021
	0.0023
	0.0066
	0.048
	0.53
	0.97
	1.89

	
	7
	0.00017
	0.0022
	0.0065
	0.046
	0.52
	1.03
	1.92

	
	8
	0.00022
	0.0021
	0.0061
	0.045
	0.51
	1.02
	1.90

	
	9
	0.00023
	0.0022
	0.0063
	0.047
	0.53
	1.01
	1.91

	
	10
	0.00019
	0.0021
	0.0062
	0.046
	0.52
	0.99
	1.92

	
	11
	0.00022
	0.0022
	0.0065
	0.045
	0.52
	1.03
	1.88

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000202
	0.00221
	0.00635
	0.0461
	0.520
	1.011
	1.904

	
	SD
	0.0000289
	0.0000944
	0.000157
	0.000944
	0.00775
	0.0243
	0.0234

	
	RSD/%
	14.30
	4.27
	2.47
	2.05
	1.49
	2.40
	1.23

	
	Max
	0.00025
	0.0024
	0.0066
	0.048
	0.53
	1.05
	1.95

	
	Min
	0.00015
	0.0021
	0.0061
	0.045
	0.51
	0.97
	1.87

	
	Gmax
	1.661
	2.013
	1.592
	2.013
	1.290
	1.605
	1.966

	
	Gmin
	1.799
	1.165
	1.592
	1.165
	1.290
	1.687
	1.453

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-182

	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	11
	1
	0.00028
	0.0032
	0.071
	0.98
	3.15
	5.82
	12.40
	16.44
	20.55

	
	2
	0.00033
	0.0030
	0.071
	0.99
	3.16
	5.85
	12.41
	16.25
	20.45

	
	3
	0.00036
	0.0028
	0.072
	1.01
	3.10
	5.90
	12.33
	16.41
	20.39

	
	4
	0.00025
	0.0027
	0.070
	0.97
	3.05
	5.78
	12.35
	16.45
	20.56

	
	5
	0.00031
	0.0029
	0.069
	0.98
	3.06
	5.83
	12.30
	16.38
	20.41

	
	6
	0.00039
	0.0025
	0.071
	0.95
	3.02
	5.89
	12.28
	16.47
	20.52

	
	7
	0.00024
	0.0027
	0.073
	0.96
	3.10
	5.78
	12.33
	16.50
	20.42

	
	8
	0.00030
	0.0028
	0.070
	0.94
	3.01
	5.82
	12.35
	16.42
	20.36

	
	9
	0.00032
	0.0026
	0.071
	1.04
	3.03
	5.88
	12.26
	16.39
	20.55

	
	10
	0.00025
	0.0027
	0.072
	1.01
	3.05
	5.81
	12.31
	16.47
	20.57

	
	11
	0.00029
	0.0028
	0.068
	0.96
	3.02
	5.83
	12.28
	16.55
	20.43

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000302
	0.00279
	0.0707
	0.981
	3.068
	5.835
	12.327
	16.430
	20.474

	
	SD
	0.0000471
	0.000192
	0.00142
	0.0298
	0.0523
	0.0408
	0.0482
	0.0775
	0.0774

	
	RSD/%
	15.60
	6.88
	2.01
	3.04
	1.70
	0.70
	0.39
	0.47
	0.38

	
	Max
	0.00039
	0.0032
	0.073
	1.04
	3.16
	5.90
	12.41
	16.55
	20.57

	
	Min
	0.00024
	0.0025
	0.068
	0.94
	3.01
	5.78
	12.26
	16.25
	20.36

	
	Gmax
	1.868
	2.135
	1.620
	1.980
	1.759
	1.593
	1.722
	1.548
	1.240

	
	Gmin
	1.316
	1.510
	1.901
	1.376
	1.109
	1.348
	1.390
	2.323
	1.473

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-183


	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	11
	1
	0.00019
	0.0026
	0.053
	0.49

	
	2
	0.00019
	0.0026
	0.051
	0.49

	
	3
	0.00018
	0.0027
	0.052
	0.48

	
	4
	0.00019
	0.0026
	0.054
	0.47

	
	5
	0.00019
	0.0025
	0.053
	0.47

	
	6
	0.00022*
	0.0026
	0.052
	0.46

	
	7
	0.00018
	0.0027
	0.055
	0.46

	
	8
	0.00020
	0.0025
	0.053
	0.47

	
	9
	0.00017
	0.0026
	0.052
	0.48

	
	10
	0.00018
	0.0026
	0.053
	0.48

	
	11
	0.00019
	0.0027
	0.054
	0.47

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000189
	0.00261
	0.0529
	0.475

	
	SD
	0.0000130
	0.0000701
	0.00114
	0.0104

	
	RSD/%
	6.88
	2.69
	2.16
	2.19

	
	Max
	0.00022
	0.0027
	0.055
	0.49

	0
	Min
	0.00017
	0.0025
	0.051
	0.46

	
	Gmax
	2.385
	1.284
	1.842
	1.442

	
	Gmin
	1.462
	1.569
	1.667
	1.442

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	0.00022为歧离值（保留）
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-184


	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	





11
	1
	0.00015
	0.0029
	0.027

	
	2
	0.00013
	0.0027
	0.026

	
	3
	0.00016
	0.0026
	0.030

	
	4
	0.00011
	0.0025
	0.025

	
	5
	0.00018
	0.0027
	0.026

	
	6
	0.00016
	0.0024
	0.027

	
	7
	0.00015
	0.0025
	0.028

	
	8
	0.00013
	0.0024
	0.025

	0
	9
	0.00016
	0.0026
	0.026

	
	10
	0.00015
	0.0028
	0.027

	
	11
	0.00014
	0.0028
	0.027

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000147
	0.00263
	0.0267

	
	SD
	0.0000190
	0.000168
	0.00142

	
	RSD/%
	12.93
	6.39
	5.32

	
	Max
	0.00016
	0.0029
	0.030

	
	Min
	0.00011
	0.0024
	0.025

	
	Gmax
	0.684
	1.607
	2.324

	
	Gmin
	1.947
	1.369
	1.197

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-185


	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	11
	1
	0.00014
	0.0041
	0.012
	0.25

	
	2
	0.00016
	0.0041
	0.012
	0.24

	
	3
	0.00015
	0.0044
	0.011
	0.26

	
	4
	0.00018
	0.0039
	0.012
	0.26

	
	5
	0.00019
	0.0043
	0.012
	0.25

	
	6
	0.00014
	0.0042
	0.013
	0.25

	
	7
	0.00016
	0.0040
	0.011
	0.24

	
	8
	0.00015
	0.0038
	0.012
	0.25

	
	9
	0.00015
	0.0044
	0.012
	0.26

	
	10
	0.00014
	0.0043
	0.012
	0.25

	
	11
	0.00017
	0.0041
	0.012
	0.24

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000157
	0.00415
	0.0119
	0.250

	
	SD
	0.0000168
	0.000197
	0.000539
	0.00775

	
	RSD/%
	10.70
	4.75
	4.53
	3.10

	
	Max
	0.00019
	0.0044
	0.013
	0.26

	
	Min
	0.00014
	0.0038
	0.011
	0.24

	
	Gmax
	1.964
	1.269
	2.041
	1.290

	
	Gmin
	1.012
	1.777
	1.670
	1.290

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-186

	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	11
	1
	0.00010
	0.00058
	0.0078
	0.067
	0.18
	2.42
	3.87
	5.12

	
	2
	0.00010
	0.00058
	0.0078
	0.068
	0.19
	2.41
	3.89
	5.14

	
	3
	0.00011
	0.00056
	0.0079
	0.067
	0.20
	2.43
	3.95
	5.13

	
	4
	0.00010
	0.00057
	0.0080
	0.066
	0.18
	2.45
	4.06
	5.07

	
	5
	0.00012
	0.00054
	0.0079
	0.067
	0.19
	2.40
	4.03
	5.20

	
	6
	0.00014
	0.00056
	0.0080
	0.068
	0.19
	2.38
	3.98
	5.11

	
	7
	0.00011
	0.00055
	0.0081
	0.067
	0.18
	2.45
	3.99
	5.12

	
	8
	0.00012
	0.00057
	0.0077
	0.066
	0.20
	2.42
	4.02
	5.24

	
	9
	0.00013
	0.00058
	0.0079
	0.067
	0.19
	2.46
	3.87
	5.09

	
	10
	0.00014
	0.00057
	0.0078
	0.067
	0.18
	2.43
	4.03
	5.05

	
	11
	0.00010
	0.00057
	0.0079
	0.068
	0.19
	2.41
	3.97
	5.25

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000115
	0.000566
	0.00789
	0.0671
	0.188
	2.424
	3.969
	5.138

	
	SD
	0.0000157
	0.0000129
	0.000114
	0.000701
	0.00751
	0.0238
	0.0671
	0.0655

	
	RSD/%
	13.65
	2.78
	1.44
	1.04
	3.99
	0.98
	1.69
	1.27

	
	Max
	0.00014
	0.00058
	0.0081
	0.068
	0.20
	2.46
	4.06
	5.25

	
	Min
	0.00010
	0.00054
	0.0078
	0.066
	0.18
	2.38
	3.87
	5.05

	
	Gmax
	1.592
	1.085
	1.842
	1.284
	1.598
	1.513
	1.356
	1.710

	
	Gmin
	0.955
	2.016
	0.789
	1.569
	1.065
	1.849
	1.475
	1.344

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-187

	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	11
	1
	0.00046
	0.0025
	0.031
	0.27
	0.55
	1.45
	2.45

	
	2
	0.00048
	0.0026
	0.032
	0.26
	0.56
	1.44
	2.47

	
	3
	0.00052
	0.0027
	0.030
	0.26
	0.57
	1.47
	2.46

	
	4
	0.00053
	0.0026
	0.031
	0.28
	0.56
	1.43
	2.50

	
	5
	0.00050
	0.0025
	0.032
	0.24
	0.55
	1.46
	2.52

	
	6
	0.00051
	0.0028
	0.033
	0.25
	0.58
	1.47
	2.48

	
	7
	0.00048
	0.0024
	0.030
	0.25
	0.54
	1.44
	2.49

	
	8
	0.00049
	0.0025
	0.031
	0.26
	0.55
	1.46
	2.51

	
	9
	0.00048
	0.0026
	0.032
	0.25
	0.56
	1.45
	2.53

	
	10
	0.00049
	0.0025
	0.033
	0.27
	0.55
	1.47
	2.48

	
	11
	0.00049
	0.0026
	0.031
	0.27
	0.56
	1.43
	2.49

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000494
	0.00257
	0.0315
	0.260
	0.557
	1.452
	2.489

	
	SD
	0.0000201
	0.000110
	0.00104
	0.0118
	0.0110
	0.0154
	0.0247

	
	RSD/%
	4.10
	4.28
	3.30
	4.54
	1.97
	1.06
	0.99

	
	Max
	0.00053
	0.0028
	0.033
	0.28
	0.58
	1.47
	2.53

	
	Min
	0.00046
	0.0024
	0.030
	0.24
	0.54
	1.43
	2.45

	
	Gmax
	1.791
	2.091
	1.442
	1.695
	2.091
	1.169
	1.660

	
	Gmin
	1.692
	1.545
	1.442
	1.695
	1.545
	1.429
	1.579

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-188

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	11
	1
	0.0085
	0.049
	0.94
	1.51
	3.09
	5.62

	
	2
	0.0083
	0.052
	0.95
	1.48
	3.11
	5.65

	
	3
	0.0088
	0.055
	0.94
	1.49
	3.10
	5.70

	
	4
	0.0080
	0.051
	0.96
	1.52
	3.08
	5.58

	
	5
	0.0081
	0.050
	0.93
	1.53
	3.11
	5.63

	
	6
	0.0082
	0.053
	0.95
	1.50
	3.09
	5.66

	
	7
	0.0087
	0.049
	0.94
	1.51
	3.08
	5.57

	
	8
	0.0085
	0.050
	0.93
	1.53
	3.10
	5.60

	
	9
	0.0084
	0.051
	0.96
	1.49
	3.11
	5.58

	
	10
	0.0086
	0.052
	0.94
	1.52
	3.06
	5.63

	
	11
	0.0087
	0.051
	0.95
	1.53
	3.10
	5.67

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00844
	0.0512
	0.945
	1.510
	3.094
	5.626

	
	SD
	0.000262
	0.00178
	0.0104
	0.0179
	0.0157
	0.0415

	
	RSD/%
	3.10
	3.48
	1.10
	1.19
	0.51
	0.74

	
	Max
	0.0088
	0.055
	0.96
	1.53
	3.11
	5.70

	
	Min
	0.0080
	0.049
	0.93
	1.48
	3.06
	5.58

	
	Gmax
	1.374
	2.135
	1.442
	1.117
	1.019
	1.783

	
	Gmin
	1.679
	1.236
	1.442
	1.676
	2.166
	1.108

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-189


	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	11
	1
	0.00070
	0.0033
	0.029
	0.15

	
	2
	0.00069
	0.0034
	0.029
	0.15

	
	3
	0.00068
	0.0032
	0.031
	0.16

	
	4
	0.00072
	0.0030
	0.029
	0.14

	
	5
	0.00069
	0.0031
	0.030
	0.16

	
	6
	0.00071
	0.0032
	0.028
	0.15

	
	7
	0.00068
	0.0033
	0.029
	0.15

	
	8
	0.00069
	0.0033
	0.030
	0.14

	
	9
	0.00068
	0.0032
	0.028
	0.15

	
	10
	0.00072
	0.0031
	0.029
	0.16

	
	11
	0.00070
	0.0032
	0.030
	0.15

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000696
	0.00321
	0.0293
	0.151

	
	SD
	0.0000150
	0.000114
	0.000905
	0.00701

	
	RSD/%
	2.16
	3.55
	3.09
	4.64

	
	Max
	0.00072
	0.0034
	0.031
	0.16

	
	Min
	0.00068
	0.0030
	0.028
	0.14

	
	Gmax
	1.600
	1.667
	1.878
	1.284

	
	Gmin
	1.067
	1.842
	1.436
	1.569

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-190


	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	11
	1
	0.0030
	0.034
	0.56

	
	2
	0.0031
	0.033
	0.56

	
	3
	0.0029
	0.030
	0.55

	
	4
	0.0028
	0.029
	0.54

	
	5
	0.0027
	0.032
	0.54

	
	6
	0.0028
	0.031
	0.55

	
	7
	0.0030
	0.033
	0.54

	
	8
	0.0031
	0.032
	0.53

	
	9
	0.0029
	0.031
	0.55

	
	10
	0.0031
	0.031
	0.54

	
	11
	0.0029
	0.030
	0.55

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00294
	0.0315
	0.546

	
	SD
	0.000136
	0.00151
	0.00924

	
	RSD/%
	4.63
	4.79
	1.69

	
	Max
	0.0031
	0.034
	0.56

	
	Min
	0.0027
	0.029
	0.53

	
	Gmax
	1.176
	1.656
	1.515

	
	Gmin
	1.765
	1.656
	1.732

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-191

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	11
	1
	0.0017
	0.010
	0.56
	1.00
	1.55

	
	2
	0.0021
	0.010
	0.56
	1.00
	1.58

	
	3
	0.0018
	0.011
	0.57
	1.02
	1.56

	
	4
	0.0020
	0.012
	0.56
	1.05
	1.59

	
	5
	0.0019
	0.010
	0.56
	1.07
	1.55

	
	6
	0.0022
	0.011
	0.57
	1.01
	1.54

	
	7
	0.0019
	0.010
	0.58
	1.03
	1.58

	
	8
	0.0018
	0.011
	0.56
	1.05
	1.59

	
	9
	0.0017
	0.010
	0.56
	1.02
	1.57

	
	10
	0.0019
	0.012
	0.57
	1.03
	1.56

	
	11
	0.0018
	0.010
	0.58
	1.03
	1.59

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00189
	0.0106
	0.566
	1.028
	1.569

	
	SD
	0.000158
	0.000809
	0.00809
	0.0218
	0.0181

	
	RSD/%
	8.36
	7.62
	1.43
	2.12
	1.154

	
	Max
	0.0022
	0.012
	0.58
	1.07
	1.59

	
	Min
	0.0017
	0.010
	0.56
	1.00
	1.54

	
	Gmax
	1.962
	1.731
	1.731
	1.927
	1.160

	
	Gmin
	1.203
	0.742
	0.742
	1.284
	1.602

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-192

	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	11
	1
	0.0042
	0.028
	0.20

	
	2
	0.0041
	0.027
	0.19

	
	3
	0.0043
	0.029
	0.19

	
	4
	0.0040
	0.028
	0.20

	
	5
	0.0039
	0.027
	0.18

	
	6
	0.0043
	0.028
	0.19

	
	7
	0.0041
	0.026
	0.20

	
	8
	0.0042
	0.029
	0.21

	
	9
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	10
	0.0043
	0.027
	0.20

	
	11
	0.0042
	0.028
	0.19

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00415
	0.0277
	0.195

	
	SD
	0.000129
	0.000905
	0.00820

	
	RSD/%
	3.11
	3.27
	4.21

	
	Max
	0.0043
	0.029
	0.21

	
	Min
	0.0039
	0.026
	0.18

	
	Gmax
	1.163
	1.436
	1.829

	
	Gmin
	1.938
	1.878
	1.829

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-193

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	11
	1
	0.0022
	0.015
	0.052
	0.13
	0.57
	1.56
	2.15

	
	2
	0.0023
	0.012
	0.055
	0.14
	0.56
	1.60
	2.17

	
	3
	0.0020
	0.013
	0.053
	0.15
	0.58
	1.58
	2.14

	
	4
	0.0021
	0.012
	0.056
	0.14
	0.56
	1.62
	2.05

	
	5
	0.0025
	0.014
	0.055
	0.12
	0.55
	1.54
	2.20

	
	6
	0.0023
	0.013
	0.051
	0.13
	0.57
	1.53
	2.18

	
	7
	0.0022
	0.015
	0.050
	0.14
	0.54
	1.57
	2.01

	
	8
	0.0019
	0.011
	0.058
	0.14
	0.56
	1.57
	2.12

	
	9
	0.0018
	0.014
	0.049
	0.15
	0.57
	1.55
	2.23

	
	10
	0.0024
	0.012
	0.053
	0.14
	0.56
	1.54
	2.05

	
	11
	0.0023
	0.013
	0.055
	0.13
	0.55
	1.57
	2.03

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00218
	0.0131
	0.0534
	0.137
	0.561
	1.566
	2.121

	
	SD
	0.000214
	0.00130
	0.00273
	0.00905
	0.0114
	0.0269
	0.0748

	
	RSD/%
	9.82
	9.92
	5.11
	6.61
	2.03
	1.72
	3.53

	
	Max
	0.0025
	0.015
	0.056
	0.15
	0.58
	1.62
	2.23

	
	Min
	0.0018
	0.011
	0.049
	0.12
	0.54
	1.53
	2.01

	
	Gmax
	1.495
	1.462
	0.952
	1.436
	1.667
	2.007
	1.457

	
	Gmin
	1.776
	1.615
	1.612
	1.878
	1.842
	1.338
	1.484

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-194

	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	11
	1
	0.00028
	0.0057
	0.023

	
	2
	0.00021
	0.0057
	0.023

	
	3
	0.00032
	0.0058
	0.021

	
	4
	0.00024
	0.0056
	0.022

	
	5
	0.00023
	0.0059
	0.022

	
	6
	0.00019
	0.0057
	0.023

	
	7
	0.00028
	0.0058
	0.021

	
	8
	0.00032
	0.0060
	0.020

	
	9
	0.00023
	0.0058
	0.021

	
	10
	0.00027
	0.0057
	0.022

	
	11
	0.00022
	0.0058
	0.022

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000254
	0.00577
	0.0218

	
	SD
	0.0000434
	0.000110
	0.000982

	
	RSD/%
	17.09
	1.91
	4.50

	
	Max
	0.00032
	0.0060
	0.023

	
	Min
	0.00019
	0.0056
	0.020

	
	Gmax
	1.521
	2.091
	1.222

	
	Gmin
	1.475
	1.545
	1.833

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-195

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	11
	1
	0.0089
	0.025
	0.29

	
	2
	0.0090
	0.026
	0.31

	
	3
	0.0095
	0.028
	0.32

	
	4
	0.0089
	0.027
	0.31

	
	5
	0.0096
	0.026
	0.32

	
	6
	0.0092
	0.027
	0.34

	
	7
	0.0093
	0.026
	0.32

	
	8
	0.0093
	0.028
	0.33

	
	9
	0.0089
	0.026
	0.31

	
	10
	0.0094
	0.027
	0.33

	
	11
	0.0092
	0.026
	0.32

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00920
	0.0265
	0.318

	
	SD
	0.000249
	0.000934
	0.0133

	
	RSD/%
	2.71
	3.52
	4.18

	
	Max
	0.0096
	0.028
	0.34

	
	Min
	0.0089
	0.025
	0.29

	
	Gmax
	1.606
	1.606
	1.654

	
	Gmin
	1.205
	1.606
	2.105

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-196

	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	








11
	1
	0.0068
	0.014
	0.46

	
	2
	0.0062
	0.014
	0.45

	
	3
	0.0063
	0.013
	0.47

	
	4
	0.0064
	0.015
	0.46

	
	5
	0.0065
	0.014
	0.45

	
	6
	0.0063
	0.013
	0.47

	
	7
	0.0065
	0.015
	0.46

	
	8
	0.0064
	0.014
	0.46

	
	9
	0.0065
	0.015
	0.45

	
	10
	0.0066
	0.013
	0.47

	
	11
	0.0061
	0.013
	0.46

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00642
	0.0139
	0.460

	
	SD
	0.000194
	0.000831
	0.00775

	
	RSD/%
	3.02
	5.98
	1.68

	
	Max
	0.0068
	0.015
	0.47

	
	Min
	0.0061
	0.013
	0.45

	
	Gmax
	1.959
	1.324
	1.290

	
	Gmin
	1.649
	1.083
	1.290

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-197

	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	11
	1
	0.0078
	0.036
	0.28

	
	2
	0.0078
	0.035
	0.28

	
	3
	0.0079
	0.038
	0.29

	
	4
	0.0078
	0.045
	0.31

	
	5
	0.0077
	0.040
	0.29

	
	6
	0.0079
	0.043
	0.28

	
	7
	0.0077
	0.044
	0.27

	
	8
	0.0078
	0.043
	0.30

	
	9
	0.0077
	0.042
	0.28

	
	10
	0.0078
	0.041
	0.29

	
	11
	0.0076
	0.041
	0.27

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00777
	0.0407
	0.285

	
	SD
	0.0000905
	0.00323
	0.0121

	
	RSD/%
	1.16
	7.94
	4.25

	
	Max
	0.0079
	0.045
	0.31

	
	Min
	0.0076
	0.035
	0.27

	
	Gmax
	1.436
	1.331
	2.066

	
	Gmin
	1.878
	1.765
	1.240

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-198

	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	11
	1
	0.0029*
	0.049
	0.19
	1.20
	1.98

	
	2
	0.0026
	0.047
	0.19
	1.25
	1.98

	
	3
	0.0027
	0.048
	0.20
	1.23
	2.02

	
	4
	0.0025
	0.050
	0.21
	1.21
	2.05

	
	5
	0.0026
	0.051
	0.19
	1.19
	2.09

	
	6
	0.0024
	0.049
	0.18
	1.24
	2.05

	
	7
	0.0025
	0.048
	0.20
	1.26
	2.03

	
	8
	0.0025
	0.052
	0.19
	1.23
	2.02

	
	9
	0.0024
	0.046
	0.21
	1.21
	1.99

	
	10
	0.0025
	0.053
	0.19
	1.18
	2.04

	
	11
	0.0026
	0.049
	0.18
	1.22
	2.04

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00256
	0.0493
	0.194
	1.220
	2.026

	
	SD
	0.000143
	0.00210
	0.0103
	0.0249
	0.0335

	
	RSD/%
	5.59
	4.26
	5.31
	2.04
	1.65

	
	Max
	0.0029
	0.053
	0.21
	1.26
	2.09

	
	Min
	0.0024
	0.046
	0.18
	1.18
	1.98

	
	Gmax
	2.378
	1.762
	1.553
	1.606
	1.910

	
	Gmin
	1.119
	1.571
	1.359
	1.606
	1.373

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	0.0029为歧离值（保留）
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-199


	 实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	12
	1
	0.00022
	0.0022
	0.0066
	0.048
	0.52
	0.99
	1.93

	
	2
	0.00023
	0.0022
	0.0067
	0.047
	0.52
	0.99
	1.96

	
	3
	0.00020
	0.0021
	0.0068
	0.047
	0.52
	0.97
	1.98

	
	4
	0.00022
	0.0021
	0.0068
	0.049
	0.52
	0.99
	1.95

	
	5
	0.00023
	0.0022
	0.0067
	0.051
	0.53
	0.99
	1.93

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000220
	0.00216
	0.00672
	0.0484
	0.522
	0.986
	1.950

	
	SD
	0.0000122
	0.0000548
	0.0000837
	0.00167
	0.00447
	0.00894
	0.0212

	
	RSD/%
	5.55
	2.54
	1.25
	3.45
	0.86
	0.91  
	1.09

	
	Max
	0.00023
	0.0022
	0.0068
	0.051
	0.53
	0.99
	1.98

	
	Min
	0.00020
	0.0021
	0.0066
	0.047
	0.52
	0.97
	1.93

	
	Gmax
	0.820
	0.730
	0.956
	1.557
	1.790
	0.447
	1.415

	
	Gmin
	1.639
	1.095
	1.434
	0.838
	0.447
	1.790
	0.943

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-200
	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	12
	1
	0.00030
	0.0028
	0.0708
	0.95
	2.96
	5.60
	12.14
	16.36
	20.34

	
	2
	0.00028
	0.0028
	0.0713
	0.97
	2.97
	5.59
	12.17
	16.40
	20.30

	
	3
	0.00029
	0.0031
	0.0712
	0.98
	2.97
	5.56
	12.09
	16.44
	20.27

	
	4
	0.00029
	0.0029
	0.0707
	0.97
	2.98
	5.65
	12.16
	16.43
	20.42

	
	5
	0.00031
	0.0029
	0.0712
	0.96
	2.98
	5.54
	12.13
	16.47
	20.31

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000294
	0.00290
	0.0710
	0.966
	2.972
	5.588
	12.138
	16.420
	20.328

	
	SD
	0.0000114
	0.000122
	0.000270
	0.0114
	0.00837
	0.0421
	0.0311
	0.0418
	0.0572

	
	RSD/%
	3.88
	4.21
	0.38
	1.18
	0.28
	0.75
	0.26
	0.25
	0.28

	
	Max
	0.00031
	0.0031
	0.0713
	0.98
	2.98
	5.65
	12.17
	16.47
	20.42

	
	Min
	0.00028
	0.0028
	0.0707
	0.95
	2.96
	5.54
	12.09
	16.36
	20.27

	
	Gmax
	1.404
	1.639
	1.111
	1.228
	0.956
	1.473
	1.029
	1.196
	1.608

	
	Gmin
	1.228
	0.820
	1.111
	1.404
	1.434
	1.140
	1.543
	1.435
	1.014

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-201


	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	




12
	1
	0.00014
	0.0026
	0.0540
	0.46

	
	2
	0.00015
	0.0027
	0.0539
	0.46

	
	3
	0.00015
	0.0027
	0.0540
	0.46

	
	4
	0.00014
	0.0027
	0.0538
	0.47

	
	5
	0.00014
	0.0027
	0.0544
	0.46

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000144
	0.00268
	0.0540
	0.462

	
	SD
	0.00000548
	0.0000447
	0.000228
	0.00447

	
	RSD/%
	3.81
	1.67
	0.42
	0.97

	
	Max
	0.00015
	0.0027
	0.0544
	0.47

	
	Min
	0.00014
	0.0026
	0.0538
	0.46

	
	Gmax
	1.250
	0.447
	1.754
	1.790

	
	Gmin
	0.833
	1.790
	0.877
	0.447

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-202

	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	12
	1
	0.00016
	0.0026
	0.031

	
	2
	0.00015
	0.0027
	0.030

	
	3
	0.00015
	0.0027
	0.030

	
	4
	0.00014
	0.0027
	0.032

	
	5
	0.00014
	0.0028
	0.031

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	0.000148
	0.00270
	0.0308

	
	SD
	0.00000837
	0.0000707
	0.000837

	
	RSD/%
	5.66
	2.62
	2.72

	
	Max
	0.00016
	0.0028
	0.032

	
	Min
	0.00014
	0.0026
	0.030

	
	Gmax
	1.434
	1.414
	1.434

	
	Gmin
	0.956
	1.414
	0.956

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-203


	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


12
	1
	0.00015
	0.0040
	0.013
	0.25

	
	2
	0.00014
	0.0039
	0.012
	0.26

	
	3
	0.00014
	0.0039
	0.013
	0.26

	
	4
	0.00014
	0.0039
	0.013
	0.25

	
	5
	0.00015
	0.0039
	0.013
	0.25

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000144
	0.00392
	0.0128
	0.254

	
	SD
	0.00000548
	0.0000447
	0.000447
	0.00548

	
	RSD/%
	3.81
	1.14
	3.49
	2.16

	
	Max
	0.00015
	0.0040
	0.013
	0.26

	
	Min
	0.00014
	0.0039
	0.012
	0.25

	
	Gmax
	1.095
	1.790
	0.447
	1.095

	
	Gmin
	0.730
	0.447
	1.790
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-204


	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	12
	1
	0.00010
	0.00059
	0.0083
	0.068
	0.19
	2.43
	4.08
	5.11

	
	2
	0.00011
	0.00058
	0.0083
	0.069
	0.18
	2.43
	4.06
	5.11

	
	3
	0.00010
	0.00058
	0.0083
	0.068
	0.18
	2.41
	4.06
	5.09

	
	4
	0.00011
	0.00059
	0.0081
	0.067
	0.19
	2.40
	3.98
	5.13

	
	5
	0.00010
	0.00060
	0.0082
	0.067
	0.18
	2.44
	4.00
	5.17

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000104
	0.000588
	0.00824
	0.0678
	0.184
	2.422
	4.036
	5.122

	
	SD
	0.00000548
	0.00000837
	0.0000894
	0.000837
	0.00548
	0.0164
	0.0434
	0.0303

	
	RSD/%
	5.27
	1.42
	1.08
	1.23
	2.98
	0.68
	1.08
	0.59

	
	Max
	0.00011
	0.00060
	0.0083
	0.069
	0.19
	2.44
	4.08
	5.17

	
	Min
	0.00010
	0.00058
	0.0081
	0.067
	0.18
	2.40
	3.98
	5.09

	
	Gmax
	1.095
	1.434
	0.671
	1.434
	1.095
	1.098
	1.014
	1.584

	
	Gmin
	0.730
	0.956
	1.566
	0.956
	0.730
	1.341
	1.290
	1.056

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-205

	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	12
	1
	0.00052
	0.0027
	0.032
	0.28
	0.56
	1.45
	2.51

	
	2
	0.00050
	0.0027
	0.032
	0.28
	0.55
	1.50
	2.53

	
	3
	0.00049
	0.0027
	0.031
	0.27
	0.55
	1.46
	2.57

	
	4
	0.00048
	0.0028
	0.032
	0.28
	0.56
	1.48
	2.57

	
	5
	0.00049
	0.0028
	0.032
	0.28
	0.57
	1.46
	2.53

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000496
	0.00274
	0.0318
	0.278
	0.558
	1.470
	2.542

	
	SD
	0.0000152
	0.0000548
	0.000447
	0.00447
	0.00837
	0.0200
	0.0268

	
	RSD/%
	3.06
	2.00
	1.41
	1.61
	1.50
	1.36
	1.05

	
	Max
	0.00052
	0.0028
	0.032
	0.28
	0.57
	1.50
	2.57

	
	Min
	0.00048
	0.0027
	0.031
	0.27
	0.55
	1.45
	2.51

	
	Gmax
	1.579
	1.095
	0.447
	0.447
	1.434
	1.500
	1.045

	
	Gmin
	1.053
	0.730
	1.790
	1.790
	0.956
	1.000
	1.194

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-206
	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	12
	1
	0.0088
	0.050
	0.97
	1.56
	3.11
	5.60

	
	2
	0.0091
	0.050
	1.00
	1.53
	3.10
	5.59

	
	3
	0.0092
	0.051
	1.00
	1.53
	3.11
	5.55

	
	4
	0.0090
	0.051
	1.00
	1.52
	3.12
	5.65

	
	5
	0.0086
	0.051
	0.97
	1.56
	3.13
	5.56

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00894
	0.0506
	0.988
	1.540
	3.114
	5.590

	
	SD
	0.000241
	0.000548
	0.0164
	0.0187
	0.0114
	0.0394

	
	RSD/%
	2.70
	1.08
	1.66
	1.21
	0.37
	0.70

	
	Max
	0.0092
	0.051
	1.00
	1.56
	3.13
	5.65

	
	Min
	0.0086
	0.050
	0.97
	1.52
	3.10
	5.55

	
	Gmax
	1.079
	0.730
	0.732
	1.070
	1.404
	1.523

	
	Gmin
	1.411
	1.095
	1.098
	1.070
	1.228
	1.015

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-207
	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	12
	1
	0.00069
	0.0032
	0.029
	0.148

	
	2
	0.00070
	0.0031
	0.028
	0.147

	
	3
	0.00069
	0.0031
	0.028
	0.148

	
	4
	0.00068
	0.0031
	0.029
	0.146

	
	5
	0.00070
	0.0031
	0.029
	0.147

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000692
	0.00312
	0.0286
	0.147

	
	SD
	0.00000837
	0.0000447
	0.000548
	0.000837

	
	RSD/%
	1.21
	1.43
	1.92
	0.57

	
	Max
	0.00070
	0.0032
	0.029
	0.148

	
	Min
	0.00068
	0.0031
	0.028
	0.146

	
	Gmax
	0.956
	1.790
	0.730
	1.195

	
	Gmin
	1.434
	0.447
	1.095
	1.195

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-208


	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	12
	1
	0.0029
	0.033
	0.55

	
	2
	0.0030
	0.032
	0.55

	
	3
	0.0030
	0.033
	0.51

	
	4
	0.0029
	0.033
	0.55

	
	5
	0.0030
	0.033
	0.52

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00296
	0.0328
	0.536

	
	SD
	0.0000548
	0.000447
	0.0195

	
	RSD/%
	1.85
	1.36
	3.64

	
	Max
	0.0030
	0.033
	0.55

	
	Min
	0.0029
	0.032
	0.51

	
	Gmax
	0.730
	0.447
	0.718

	
	Gmin
	1.095
	1.790
	1.333

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




 附表 2-209

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	12
	1
	0.0017
	0.0123
	0.57
	1.05
	1.57

	
	2
	0.0018
	0.0121
	0.57
	1.06
	1.57

	
	3
	0.0018
	0.0121
	0.57
	1.05
	1.60

	
	4
	0.0018
	0.0123
	0.58
	1.06
	1.60

	
	5
	0.0018
	0.0119
	0.59
	1.06
	1.59

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00178
	0.0121
	0.576
	1.056
	1.586

	
	SD
	0.0000447
	0.000167
	0.00894
	0.00548
	0.0152

	
	RSD/%
	2.51
	1.38
	1.55
	0.52
	0.96

	
	Max
	0.0018
	0.0123
	0.59
	1.06
	1.60

	
	Min
	0.0017
	0.0119
	0.57
	1.05
	1.57

	
	Gmax
	0.447
	1.198
	1.566
	0.730
	0.921

	
	Gmin
	1.790
	1.198
	0.671
	1.095
	1.053

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-210


	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	12
	1
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	2
	0.0042
	0.029
	0.19

	
	3
	0.0042
	0.029
	0.19

	
	4
	0.0041
	0.028
	0.20

	
	5
	0.0041
	0.029
	0.19

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00414
	0.0286
	0.192

	
	SD
	0.0000548
	0.000548
	0.00447

	
	RSD/%
	1.32
	1.92
	2.33

	
	Max
	0.0042
	0.029
	0.20

	
	Min
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	Gmax
	1.095
	0.730
	1.790

	
	Gmin
	0.730
	1.095
	0.447

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-211
	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	12
	1
	0.0017
	0.013
	0.052
	0.13
	0.55
	1.53
	2.10

	
	2
	0.0016
	0.013
	0.051
	0.13
	0.55
	1.54
	2.14

	
	3
	0.0017
	0.013
	0.051
	0.13
	0.54
	1.51
	2.12

	
	4
	0.0016
	0.012
	0.052
	0.14
	0.56
	1.57
	2.15

	
	5
	0.0017
	0.013
	0.052
	0.13
	0.55
	1.56
	2.18

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00166
	0.0128
	0.0516
	0.132
	0.550
	1.542
	2.138

	
	SD
	0.0000548
	0.000447
	0.000548
	0.00447
	0.00707
	0.0239
	0.0303

	
	RSD/%
	3.30
	3.49
	1.06
	3.39
	1.29
	1.55
	1.42

	
	Max
	0.0017
	0.013
	0.052
	0.14
	0.56
	1.57
	2.18

	
	Min
	0.0016
	0.012
	0.051
	0.13
	0.54
	1.51
	2.10

	
	Gmax
	0.730
	0.447
	0.730
	1.790
	1.414
	1.172
	1.386

	
	Gmin
	1.095
	1.790
	1.095
	0.447
	1.414
	1.339
	1.254

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-212

	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	12
	1
	0.00036
	0.0059
	0.0228

	
	2
	0.00034
	0.0061
	0.0227

	
	3
	0.00029
	0.0061
	0.0233

	
	4
	0.00028
	0.0059
	0.0226

	
	5
	0.00032
	0.0061
	0.0227

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000318
	0.00602
	0.0228

	
	SD
	0.0000335
	0.000110
	0.000277

	
	RSD/%
	10.53                  
	1.83
	1.21

	
	Max
	0.00036
	0.0061
	0.0233

	
	Min
	0.00028
	0.0059
	0.0226

	
	Gmax
	1.254
	0.727
	1.805

	
	Gmin
	1.134
	1.091
	0.722

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-213

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	12
	1
	0.0094
	0.024
	0.32

	
	2
	0.0094
	0.023
	0.32

	
	3
	0.0093
	0.024
	0.33

	
	4
	0.0093
	0.023
	0.33

	
	5
	0.0093
	0.024
	0.33	

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00934
	0.0236
	0.326

	
	SD
	0.0000548
	0.000548
	0.00548

	
	RSD/%
	0.59
	2.32
	1.68

	
	Max
	0.0094
	0.024
	0.33

	
	Min
	0.0093
	0.023
	0.32

	
	Gmax
	1.095
	0.730
	0.730

	
	Gmin
	0.730
	1.095
	1.095

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-214
	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	12
	1
	0.0066
	0.0133
	0.47

	
	2
	0.0066
	0.0132
	0.47

	
	3
	0.0066
	0.0131
	0.48

	
	4
	0.0064
	0.0131
	0.47

	
	5
	0.0066
	0.0131
	0.46

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00656
	0.0132
	0.470

	
	SD
	0.0000894
	0.0000894
	0.00707

	
	RSD/%
	1.36
	0.68
	1.50

	
	Max
	0.0066
	0.0133
	0.48

	
	Min
	0.0064
	0.0131
	0.46

	
	Gmax
	0.447
	1.119
	1.414

	
	Gmin
	1.790
	1.119
	1.414

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-215
	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	12
	1
	0.0081
	0.040
	0.28

	
	2
	0.0082
	0.041
	0.26

	
	3
	0.0080
	0.042
	0.27

	
	4
	0.0082
	0.040
	0.26

	
	5
	0.0081
	0.041
	0.28

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00812
	0.0408
	0.270

	
	SD
	0.0000837
	0.000837
	0.0100

	
	RSD/%
	1.03
	2.05
	3.70

	
	Max
	0.0082
	0.042
	0.28

	
	Min
	0.0080
	0.040
	0.26

	
	Gmax
	0.956
	1.434
	1,000

	
	Gmin
	1,434
	0.956
	1.000

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-216


	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	





12
	1
	0.0024
	0.048
	0.20
	1.27
	2.10

	
	2
	0.0023
	0.049
	0.21
	1.28
	2.11

	
	3
	0.0024
	0.048
	0.20
	1.27
	2.10

	
	4
	0.0024
	0.049
	0.21
	1.27
	2.09

	
	5
	0.0024
	0.048
	0.20
	1.26
	2.11

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00238
	0.0484
	0.204
	1.270
	2.102

	
	SD
	0.0000447
	0.000548
	0.00548
	0.00707
	0.00837

	
	RSD/%
	1.88
	1.13
	2.69
	0.56
	0.40

	
	Max
	0.0024
	0.049
	0.21
	1.28
	2.11

	
	Min
	0.0023
	0.048
	0.20
	1.26
	2.09

	
	Gmax
	0.447
	1.095
	1.095
	1.414
	0.956

	
	Gmin
	1.790
	0.730
	0.730
	1.414
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-217

	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	13
	1
	0.00021
	0.0018
	0.0066
	0.046
	0.52
	1.03
	1.94

	
	2
	0.00022
	0.0018
	0.0069
	0.048
	0.54
	1.06
	1.96

	
	3
	0.00018
	0.0019
	0.0065
	0.046
	0.51
	1.02
	1.94

	
	4
	0.00021
	0.0020
	0.0068
	0.047
	0.53
	1.04
	1.96

	
	5
	0.00020
	0.0017
	0.0070
	0.045
	0.52
	1.06
	1.95

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000204
	0.00184
	0.00676
	0.0464
	0.524
	1.042
	1.950

	
	SD
	0.0000152
	0.000114
	0.000207
	0.00114
	0.0114
	0.0179
	0.0100

	
	RSD/%
	7.45
	6.20
	3.06
	2.46
	2.18
	1.72
	0.51

	
	Max
	0.00022
	0.0020
	0.0070
	0.048
	0.54
	1.06
	1.96

	
	Min
	0.00018
	0.0017
	0.0065
	0.045
	0.51
	1.02
	1.94

	
	Gmax
	1.053
	1.404
	1.159
	1.404
	1.404
	1.006
	1,000

	
	Gmin
	1,579
	1.228
	1.256
	1.228
	1.228
	1.229
	1.000

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-218
	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	13
	1
	0.00031
	0.0024
	0.069
	0.99
	2.97
	5.82
	12.11
	16.47
	20.32

	
	2
	0.00033
	0.0028
	0.072
	0.97
	2.99
	5.80
	12.16
	16.44
	20.25

	
	3
	0.00029
	0.0026
	0.070
	0.96
	2.96
	5.83
	12.18
	16.42
	20.20

	
	4
	0.00031
	0.0025
	0.070
	0.98
	2.97
	5.79
	12.20
	16.41
	20.35

	
	5
	0.00029
	0.0024
	0.058
	0.99
	2.95
	5.79
	12.10
	16.46
	20.31

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000306
	0.00254
	0.0678
	0.978
	2.968
	5.806
	12.150
	16.440
	20.286

	
	SD
	0.0000167
	0.000167
	0.00559
	0.0130
	0.0148
	0.0182
	0.0436
	0.0255
	0.0602

	
	RSD/%
	5.46
	6.57
	8.24
	1.33
	0.50
	0.31
	0.36
	0.16
	0.30

	
	Max
	0.00033
	0.0028
	0.072
	0.99
	2.99
	5.83
	12.20
	16.47
	20.35

	
	Min
	0.00029
	0.0024
	0.058
	0.96
	2.95
	5.79
	12.10
	16.41
	20.20

	
	Gmax
	1.437
	1.557
	0.751
	0.923
	1.486
	1.319
	1.147
	1.176
	1.063

	
	Gmin
	0.958
	0.838
	1.753
	1.385
	1.216
	0.879
	1.147
	1.176
	1.429

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-219


	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	13
	1
	0.00021
	0.0022
	0.049
	0.45

	
	2
	0.00018
	0.0025
	0.050
	0.47

	
	3
	0.00020
	0.0021
	0.049
	0.46

	
	4
	0.00018
	0.0023
	0.050
	0.48

	
	5
	0.00018
	0.0021
	0.049
	0.46

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000190
	0.00224
	0.0494
	0.464

	
	SD
	0.0000141
	0.000167
	0.000548
	0.0114

	
	RSD/%
	7.42
	7.46
	1.11
	2.46

	
	Max
	0.00021
	0.0025
	0.050
	0.48

	
	Min
	0.00018
	0.0021
	0.049
	0.45

	
	Gmax
	1.418
	1.557
	1.095
	1.404

	
	Gmin
	0.709
	0.838
	0.730
	1.228

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-220


	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	13
	1
	0.00014
	0.0025
	0.024

	
	2
	0.00014
	0.0028
	0.026

	
	3
	0.00012
	0.0025
	0.025

	
	4
	0.00013
	0.0026
	0.026

	
	5
	0.00014
	0.0030
	0.023

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	0.000134
	0.00268
	0.0248

	
	SD
	0.00000894
	0.000217
	0.00130

	
	RSD/%
	6.67
	8.10
	5.24

	
	Max
	0.00014
	0.0030
	0.026

	
	Min
	0.00012
	0.0025
	0.023

	
	Gmax
	0.671
	1.475
	0.923

	
	Gmin
	1.566
	0.829
	1.385

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-221

	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


13
	1
	0.00017
	0.0038
	0.012
	0.25

	
	2
	0.00015
	0.0039
	0.011
	0.26

	
	3
	0.00015
	0.0039
	0.010
	0.25

	
	4
	0.00017
	0.0038
	0.012
	0.28

	
	5
	0.00014
	0.0037
	0.013
	0.25

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000156
	0.00382
	0.0116
	0.258

	
	SD
	0.0000134
	0.0000837
	0.00114
	0.0130

	
	RSD/%
	8.59
	2.19
	9.83
	5.04

	
	Max
	0.00017
	0.0039
	0.013
	0.28

	
	Min
	0.00014
	0.0037
	0.010
	0.25

	
	Gmax
	1.045
	0.956
	1.228
	1.692

	
	Gmin
	1.194
	1.434
	1.404
	0.615

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-222
	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	



13
	1
	0.00010
	0.00055
	0.0080
	0.065
	0.17
	2.40
	4.02
	5.10

	
	2
	0.00013
	0.00057
	0.0083
	0.067
	0.15
	2.37
	4.05
	5.12

	
	3
	0.00015
	0.00058
	0.0084
	0.068
	0.16
	2.38
	4.04
	5.10

	
	4
	0.00011
	0.00057
	0.0084
	0.068
	0.17
	2.41
	4.00
	5.12

	
	5
	0.00011
	0.00059
	0.0082
	0.068
	0.17
	2.40
	4.04
	5.08

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000120
	0.000572
	0.00826
	0.0672
	0.164
	2.392
	4.030
	5.104

	
	SD
	0.0000200
	0.0000148
	0.000167
	0.00130
	0.00894
	0.0164
	0.0200
	0.0167

	
	RSD/%
	16.67
	2.59
	0.20
	1.93
	5.45
	0.69
	0.50
	0.33

	
	Max
	0.00015
	0.00059
	0.0084
	0.068
	0.17
	2.41
	4.05
	5.12

	
	Min
	0.00010
	0.00055
	0.0080
	0.065
	0.15
	2.37
	4.00
	5.08

	
	Gmax
	1,500
	1.216
	0.838
	0.615
	0.671
	1.098
	1.000
	0.958

	
	Gmin
	1.000
	1.486
	1.557
	1.692
	1.566
	1.341
	1.500
	1.437

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常






 附表 2-223

	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	13
	1
	0.00048
	0.0027
	0.031
	0.22
	0.55
	1.48
	2.57

	
	2
	0.00050
	0.0030
	0.030
	0.23
	0.58
	1.50
	2.59

	
	3
	0.00049
	0.0030
	0.033
	0.22
	0.55
	1.49
	2.60

	
	4
	0.00047
	0.0027
	0.032
	0.22
	0.56
	1.50
	2.57

	
	5
	0.00050
	0.0029
	0.032
	0.23
	0.57
	1.51
	2.57

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000488
	0.00286
	0.0316
	0.224
	0.562
	1.496
	2.580

	
	SD
	0.0000130
	0.000152
	0.00114
	0.00548
	0.0130
	0.0114
	0.0141

	
	RSD/%
	2.66
	5.31
	3.16
	2.45
	2.31
	0.76
	0.55

	
	Max
	0.00050
	0.0030
	0.033
	0.23
	0.58
	1.51
	2.60

	
	Min
	0.00047
	0.0027
	0.030
	0.22
	0.55
	1.49
	2.57

	
	Gmax
	0.923
	0.921
	1.228
	1.095
	1.385
	1.228
	1.418

	
	Gmin
	1.385
	1.053
	1.404
	0.730
	0.923
	0.526
	0.709

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-224

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	13
	1
	0.0088
	0.048
	0.92
	1.56
	2.99
	5.55

	
	2
	0.0090
	0.050
	0.93
	1.58
	3.00
	5.54

	
	3
	0.0090
	0.048
	0.93
	1.58
	3.02
	5.58

	
	4
	0.0087
	0.047
	0.92
	1.59
	3.02
	5.58

	
	5
	0.0087
	0.049
	0.91
	1.57
	3.05
	5.55

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00884
	0.0484
	0.922
	1.576
	3.016
	5.560

	
	SD
	0.000152
	0.00114
	0.00837
	0.0114
	0.0230
	0.0187

	
	RSD/%
	1.72
	2.36
	0.91
	0.72
	0.76
	0.34

	
	Max
	0.0090
	0.050
	0.93
	1.59
	3.05
	5.58

	
	Min
	0.0087
	0.047
	0.91
	1.56
	2.99
	5.54

	
	Gmax
	1.053
	1.404
	0.956
	1.228
	1.478
	1.070

	
	Gmin
	0.921
	1.228
	1.434
	1.404
	1.130
	1.070

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-225

	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	13
	1
	0.00071
	0.0031
	0.030
	0.14

	
	2
	0.00069
	0.0030
	0.028
	0.16

	
	3
	0.00067
	0.0032
	0.029
	0.16

	
	4
	0.00069
	0.0032
	0.030
	0.15

	
	5
	0.00070
	0.0033
	0.028
	0.17

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000692
	0.00316
	0.0290
	0.156

	
	SD
	0.0000148
	0.000114
	0.00100
	0.0114

	
	RSD/%
	2.14
	3.61
	3.45
	7.31

	
	Max
	0.00071
	0.0033
	0.030
	0.17

	
	Min
	0.00067
	0.0030
	0.028
	0.14

	
	Gmax
	1.216
	1.228
	1.000
	1.228

	
	Gmin
	1.486
	1.404
	1.000
	1.404

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-226

	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	13
	1
	0.0027
	0.027
	0.56

	
	2
	0.0030
	0.030
	0.54

	
	3
	0.0029
	0.029
	0.52

	
	4
	0.0026
	0.029
	0.52

	
	5
	0.0026
	0.030
	0.53

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00276
	0.0290
	0.534

	
	SD
	0.000182
	0.00122
	0.0167

	
	RSD/%
	6.59
	4.21
	3.13

	
	Max
	0.0030
	0.030
	0.56

	
	Min
	0.0026
	0.027
	0.52

	
	Gmax
	1.319
	0.820
	1.557

	
	Gmin
	0.879
	1.639
	0.838

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-227

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	13
	1
	0.0024
	0.011
	0.59
	1.02
	1.58

	
	2
	0.0022
	0.010
	0.56
	1.04
	1.59

	
	3
	0.0024
	0.010
	0.57
	1.04
	1.59

	
	4
	0.0022
	0.011
	0.57
	1.05
	1.56

	
	5
	0.0021
	0.010
	0.59
	1.05
	1.56

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00226
	0.0104
	0.576
	1.040
	1.576

	
	SD
	0.000134
	0.000548
	0.0134
	0.0122
	0.0152

	
	RSD/%
	5.93
	5.27
	2.33
	1.17
	0.96

	
	Max
	0.0024
	0.011
	0.59
	1.05
	1.59

	
	Min
	0.0021
	0.010
	0.56
	1.02
	1.56

	
	Gmax
	1.045
	1.095
	1.045
	0.820
	0.921

	
	Gmin
	1.194
	0.730
	1.194
	1.639
	1.053

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-228

	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	13
	1
	0.0040
	0.028
	0.20

	
	2
	0.0042
	0.028
	0.18

	
	3
	0.0039
	0.030
	0.21

	
	4
	0.0040
	0.028
	0.20

	
	5
	0.0038
	0.028
	0.19

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00398
	0.0284
	0.196

	
	SD
	0.000148
	0.000894
	0.0114

	
	RSD/%
	3.72
	3.15
	5.82

	
	Max
	0.0042
	0.030
	0.21

	
	Min
	0.0038
	0.028
	0.18

	
	Gmax
	1.486
	1.790
	1.228

	
	Gmin
	1.216
	0.447
	1.404

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-229

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	13
	1
	0.0017
	0.010
	0.050
	0.11
	0.53
	1.53
	2.08

	
	2
	0.0017
	0.012
	0.049
	0.15
	0.55
	1.57
	2.12

	
	3
	0.0020
	0.010
	0.053
	0.11
	0.56
	1.55
	2.15

	
	4
	0.0016
	0.010
	0.053
	0.13
	0.53
	1.57
	2.12

	
	5
	0.0018
	0.010
	0.052
	0.12
	0.56
	1.54
	2.10

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00176
	0.0104
	0.0514
	0.124
	0.546
	1.552
	2.114

	
	SD
	0.000152
	0.000894
	0.00182
	0.0167
	0.0152
	0.0179
	0.0261

	
	RSD/%
	8.64
	8.60
	3.54
	13.47
	2.78
	0.70
	1.23

	
	Max
	0.0020
	0.012
	0.053
	0.15
	0.56
	1.57
	2.15

	
	Min
	0.0016
	0.010
	0.049
	0.11
	0.53
	1.53
	2.08

	
	Gmax
	1.579
	1.790
	0.879
	1.557
	0.921
	1.006
	1.379

	
	Gmin
	1.053
	0.447
	1.319
	0.838
	1.053
	1.229
	1.303

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-230
	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	13
	1
	0.00033
	0.0058
	0.020

	
	2
	0.00029
	0.0055
	0.019

	
	3
	0.00030
	0.0059
	0.023

	
	4
	0.00035
	0.0059
	0.020

	
	5
	0.00033
	0.0057
	0.020

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000320
	0.00576
	0.0204

	
	SD
	0.0000245
	0.000167
	0.00152

	
	RSD/%
	7.66
	2.90
	7.45

	
	Max
	0.00035
	0.0059
	0.023

	
	Min
	0.00029
	0.0055
	0.019

	
	Gmax
	1.224
	0.838
	1.711

	
	Gmin
	1.224
	1.557
	0.921

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-231

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	13
	1
	0.0096
	0.027
	0.34

	
	2
	0.0094
	0.030
	0.32

	
	3
	0.0097
	0.028
	0.33

	
	4
	0.0094
	0.028
	0.34

	
	5
	0.0093
	0.030
	0.33

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00948
	0.0286
	0.332

	
	SD
	0.000164
	0.00134
	0.00837

	
	RSD/%
	1.73
	4.69
	2.52

	
	Max
	0.0097
	0.030
	0.34

	
	Min
	0.0093
	0.027
	0.32

	
	Gmax
	1.341
	1.045
	0.956

	
	Gmin
	1.098
	1.194
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-232


	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	13
	1
	0.0064
	0.013
	0.44

	
	2
	0.0063
	0.011
	0.43

	
	3
	0.0066
	0.012
	0.44

	
	4
	0.0064
	0.012
	0.43

	
	5
	0.0063
	0.013
	0.43

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00640
	0.0122
	0.434

	
	SD
	0.000122
	0.000837
	0.00548

	
	RSD/%
	1.91
	6.86
	1.26

	
	Max
	0.0066
	0.013
	0.44

	
	Min
	0.0063
	0.011
	0.43

	
	Gmax
	1.639
	0.956
	1.095

	
	Gmin
	0.820
	1.434
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-233

	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	13
	1
	0.0077
	0.040
	0.27

	
	2
	0.0076
	0.042
	0.28

	
	3
	0.0080
	0.039
	0.28

	
	4
	0.0076
	0.042
	0.26

	
	5
	0.0076
	0.043
	0.27

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00770
	0.0412
	0.272

	
	SD
	0.000173
	0.00164
	0.00837

	
	RSD/%
	2.45
	3.98
	3.08

	
	Max
	0.0080
	0.043
	0.28

	
	Min
	0.0076
	0.039
	0.26

	
	Gmax
	1.734
	1.098
	0.956

	
	Gmin
	0.578
	1.341
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-234

	验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	13
	1
	0.0024
	0.049
	0.19
	1.28
	2.09

	
	2
	0.0026
	0.050
	0.18
	1.26
	2.13

	
	3
	0.0025
	0.055
	0.18
	1.26
	2.10

	
	4
	0.0026
	0.055
	0.22
	1.23
	2.15

	
	5
	0.0026
	0.054
	0.20
	1.25
	2.12

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00254
	0.0526
	0.194
	1.256
	2.118

	
	SD
	0.0000894
	0.00288
	0.0167
	0.0182
	0.0239

	
	RSD/%
	3.52
	5.48
	8.61
	1.45
	1.13

	
	Max
	0.0026
	0.055
	0.22
	1.28
	2.15

	
	Min
	0.0024
	0.049
	0.18
	1.23
	2.09

	
	Gmax
	0.671
	0.833
	1.557
	1.319
	1.339

	
	Gmin
	1.566
	1.250
	0.838
	1.429
	1.172

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-235

	 实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	14
	1
	0.00020
	0.0024
	0.0069
	0.050
	0.56
	1.07
	2.01

	
	2
	0.00023
	0.0024
	0.0068
	0.050
	0.57
	1.06
	2.02

	
	3
	0.00022
	0.0024
	0.0068
	0.050
	0.56
	1.06
	2.04

	
	4
	0.00022
	0.0024
	0.0069
	0.050
	0.56
	1.07
	2.04

	
	5
	0.00021
	0.0024
	0.0067
	0.050
	0.57
	1.06
	2.01

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000216
	0.00240
	0.00682
	0.0500
	0.564
	1.064
	2.024

	
	SD
	0.0000114
	0
	0.0000837
	0
	0.00548
	0.00548
	0.0152

	
	RSD/%
	5.28
	0
	1.23
	0
	0.97
	0.52
	0.75

	
	Max
	0.00023
	0.0024
	0.0069
	0.050
	0.57
	1.07
	2.04

	
	Min
	0.00021
	0.0024
	0.0067
	0.050
	0.56
	1.06
	2.01

	
	Gmax
	1.228
	0
	0.956
	0
	1.095
	1.095
	1.053

	
	Gmin
	0.526
	0
	1.434
	0
	0.730
	0.730
	0.921

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-236

	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	14
	1
	0.00030
	0.0026
	0.073
	1.02
	2.98
	5.83
	11.85
	16.34
	20.31

	
	2
	0.00029
	0.0027
	0.073
	1.01
	2.98
	5.86
	11.94
	16.47
	20.38

	
	3
	0.00031
	0.0028
	0.072
	1.01
	3.00
	5.82
	11.93
	16.22
	20.28

	
	4
	0.00030
	0.0027
	0.072
	1.00
	3.00
	5.85
	11.92
	16.38
	20.25

	
	5
	0.00032
	0.0026
	0.073
	1.00
	3.00
	5.86
	11.99
	16.27
	19.99

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000304
	0.00268
	0.0726
	1.008
	2.992
	5.844
	11.926
	16.336
	20.242

	
	SD
	0.0000114
	0.0000837
	0.000548
	0.00837
	0.0110
	0.0182
	0.0503
	0.0971
	0.149

	
	RSD/%
	3.75
	3.12
	0.75
	0.83
	0.37
	0.31
	0.42
	0.59
	0.74

	
	Max
	0.00032
	0.0028
	0.073
	1.02
	3.00
	5.86
	11.99
	16.47
	20.38

	
	Min
	0.00029
	0.0026
	0.072
	1.00
	2.98
	5.82
	11.85
	16.22
	19.99

	
	Gmax
	1.404
	1.434
	0.730
	1.434
	0.727
	0.879
	1.272
	1.380
	0.926

	
	Gmin
	1.228
	0.956
	1.095
	0.956
	1.091
	1.319
	1.511
	1.195
	1.691

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-237


	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	14
	1
	0.00015
	0.0028
	0.054
	0.50

	
	2
	0.00015
	0.0028
	0.054
	0.50

	
	3
	0.00015
	0.0028
	0.054
	0.50

	
	4
	0.00015
	0.0028
	0.054
	0.50

	
	5
	0.00015
	0.0028
	0.054
	0.50

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000150
	0.00280
	0.0540
	0.500

	
	SD
	0
	0
	0
	0

	
	RSD/%
	0
	0
	0
	0

	
	Max
	0.00015
	0.0028
	0.054
	0.50

	
	Min
	0.00015
	0.0028
	0.054
	0.50

	
	Gmax
	0
	0
	0
	0

	
	Gmin
	0
	0
	0
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-238


	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	14
	1
	0.00013
	0.0039
	0.032

	
	2
	0.00013
	0.0039
	0.032

	
	3
	0.00013
	0.0038
	0.031

	
	4
	0.00013
	0.0039
	0.031

	
	5
	0.00013
	0.0039
	0.031

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	0.000130
	0.00388
	0.0314

	
	SD
	0
	0.0000447
	0.000548

	
	RSD/%
	0
	1.15
	1.75

	
	Max
	0.00013
	0.0039
	0.032

	
	Min
	0.00013
	0.0038
	0.031

	
	Gmax
	0
	0.447
	1.095

	
	Gmin
	0
	1.790
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-239

	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


14
	1
	0.00016
	0.0039
	0.011
	0.25

	
	2
	0.00016
	0.0039
	0.011
	0.25

	
	3
	0.00014
	0.0038
	0.011
	0.25

	
	4
	0.00015
	0.0038
	0.011
	0.25

	
	5
	0.00015
	0.0039
	0.011
	0.25

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000152
	0.00386
	0.0110
	0.250

	
	SD
	0.00000837
	0.0000548
	0
	0

	
	RSD/%
	5.51
	1.42
	0
	0

	
	Max
	0.00016
	0.0039
	0.011
	0.25

	
	Min
	0.00014
	0.0038
	0.011
	0.25

	
	Max
	0.956
	0.730
	0
	0

	
	Gmin
	1.434
	1.095
	0
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


 附表 2-240

	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	14
	1
	0.00012
	0.00058
	0.0080
	0.070
	0.19
	2.50
	4.03
	5.21

	
	2
	0.00012
	0.00057
	0.0079
	0.069
	0.19
	2.49
	4.05
	5.20

	
	3
	0.00010
	0.00056
	0.0077
	0.070
	0.19
	2.50
	4.02
	5.21

	
	4
	0.00011
	0.00056
	0.0079
	0.070
	0.19
	2.49
	4.04
	5.20

	
	5
	0.00011
	0.00057
	0.0078
	0.069
	0.19
	2.50
	4.03
	5.19

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000112
	0.000568
	0.00786
	0.0696
	0.190
	2.496
	4.034
	5.202

	
	SD
	0.00000837
	0.00000837
	0.000114
	0.000548
	0
	0.00548
	0.0114
	0.00837

	
	RSD/%
	7.47
	1.47
	1.45
	0.79
	0
	0.22
	0.28
	0.16

	
	Max
	0.00012
	0.00058
	0.0080
	0.070
	0.19
	2.50
	4.05
	5.21

	
	Min
	0.00010
	0.00056
	0.0077
	0.069
	0.19
	2.49
	4.02
	5.19

	
	Gmax
	0.956
	1.434
	1.228
	0.730
	0
	0.730
	1.404
	0.956

	
	Gmin
	1.434
	0.956
	1.405
	1.095
	0
	1.095
	1.228
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



 附表 2-241

	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	14
	1
	0.00041
	0.0026
	0.030
	0.30
	0.54
	1.49
	2.56

	
	2
	0.00041
	0.0027
	0.030
	0.30
	0.54
	1.46
	2.55

	
	3
	0.00041
	0.0027
	0.030
	0.30
	0.54
	1.52
	2.56

	
	4
	0.00041
	0.0026
	0.030
	0.30
	0.54
	1.49
	2.55

	
	5
	0.00041
	0.0026
	0.030
	0.30
	0.54
	1.50
	2.56

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000410
	0.00264
	0.0300
	0.300
	0.540
	1.492
	2.556

	
	SD
	0
	0.0000548
	0
	0
	0
	0.0217
	0.00548

	
	RSD/%
	0
	2.08
	0
	0
	0
	1.45
	0.21

	
	Max
	0.00041
	0.0027
	0.030
	0.30
	0.54
	1.50
	2.56

	
	Min
	0.00041
	0.0026
	0.030
	0.30
	0.54
	1.46
	2.55

	
	Gmax
	0
	1.095
	0
	0
	0
	0.369
	0.730

	
	Gmin
	0
	0.730
	0
	0
	0
	1.475
	1.095

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-242
	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	14
	1
	0.0089
	0.053
	1.01
	1.63
	3.24
	5.67

	
	2
	0.0088
	0.052
	0.99
	1.63
	3.24
	5.69

	
	3
	0.0088
	0.051
	1.00
	1.64
	3.27
	5.65

	
	4
	0.0087
	0.053
	0.99
	1.63
	3.25
	5.67

	
	5
	0.0087
	0.053
	1.00
	1.63
	3.25
	5.69

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00878
	0.0524
	0.998
	1.632
	3.250
	5.674

	
	SD
	0.0000837
	0.000894
	0.00837
	0.00447
	0.0122
	0.0167

	
	RSD/%
	0.95
	1.71
	0.84
	0.27
	0.38
	0.29

	
	Max
	0.0089
	0.053
	1.01
	1.64
	3.27
	5.69

	
	Min
	0.0087
	0.051
	0.99
	1.63
	3.24
	5.65

	
	Gmax
	1.434
	0.671
	1.434
	1.790
	1.639
	0.958

	
	Gmin
	0.956
	1.566
	0.956
	0.447
	0.820
	1.437

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-243
	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	14
	1
	0.00069
	0.0030
	0.028
	0.13

	
	2
	0.00070
	0.0030
	0.028
	0.14

	
	3
	0.00070
	0.0029
	0.028
	0.15

	
	4
	0.00069
	0.0030
	0.028
	0.15

	
	5
	0.00070
	0.0029
	0.029
	0.14

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000696
	0.00296
	0.0282
	0.142

	
	SD
	0.00000548
	0.0000548
	0.000447
	0.00837

	
	RSD/%
	0.79
	1.85
	1.59
	5.89

	
	Max
	0.00070
	0.0030
	0.029
	0.15

	
	Min
	0.00069
	0.0029
	0.028
	0.13

	
	Gmax
	0.730
	0.730
	1.790
	0.956

	
	Gmin
	1.095
	1.095
	0.447
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-244
	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	14
	1
	0.0029
	0.030
	0.57

	
	2
	0.0029
	0.030
	0.53

	
	3
	0.0029
	0.029
	0.57

	
	4
	0.0029
	0.029
	0.56

	
	5
	0.0029
	0.030
	0.57

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00290
	0.0296
	0.560

	
	SD
	0
	0.000548
	0.0173

	
	RSD/%
	0
	1.85
	3.09

	
	Max
	0.0029
	0.030
	0.57

	
	Min
	0.0029
	0.029
	0.53

	
	Gmax
	0
	0.730
	0.578

	
	Gmin
	0
	1.095
	1.734

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-245
	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	14
	1
	0.0021
	0.011
	0.58
	1.12
	1.68

	
	2
	0.0021
	0.011
	0.58
	1.10
	1.66

	
	3
	0.0021
	0.011
	0.59
	1.13
	1.66

	
	4
	0.0021
	0.011
	0.59
	1.10
	1.66

	
	5
	0.0021
	0.011
	0.58
	1.12
	1.67

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00210
	0.0110
	0.584
	1.114
	1.666

	
	SD
	0
	0
	0.00548
	0.0134
	0.00894

	
	RSD/%
	0
	0
	0.94
	1.20
	0.54

	
	Max
	0.0021
	0.011
	0.59
	1.13
	1.68

	
	Min
	0.0021
	0.011
	0.58
	1.10
	1.66

	
	Gmax
	0
	0
	1.095
	1.194
	1.566

	
	Gmin
	0
	0
	0.730
	1.045
	0.671

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-246
	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	14
	1
	0.0040
	0.030
	0.19

	
	2
	0.0040
	0.029
	0.19

	
	3
	0.0040
	0.029
	0.19

	
	4
	0.0040
	0.029
	0.19

	
	5
	0.0040
	0.029
	0.19

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00400
	0.0292
	0.190

	
	SD
	0
	0.000447
	0

	
	RSD/%
	0
	1.53
	0

	
	Max
	0.0040
	0.030
	0.19

	
	Min
	0.0040
	0.029
	0.19

	
	Gmax
	0
	1.790
	0

	
	Gmin
	0
	0.447
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-247
	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	14
	1
	0.0018
	0.012
	0.052
	0.15
	0.58
	1.46
	2.11

	
	2
	0.0018
	0.012
	0.051
	0.14
	0.57
	1.48
	2.08

	
	3
	0.0019
	0.011
	0.053
	0.14
	0.56
	1.48
	2.09

	
	4
	0.0019
	0.012
	0.052
	0.15
	0.57
	1.49
	2.11

	
	5
	0.0019
	0.012
	0.053
	0.14
	0.57
	1.49
	2.09

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00186
	0.0118
	0.0522
	0.144
	0.570
	1.480
	2.096

	
	SD
	0.0000548
	0.000447
	0.000837
	0.00548
	0.00707
	0.0122
	0.0134

	
	RSD/%
	2.95
	3.79
	1.60
	3.81
	1.24
	0.82
	0.64

	
	Max
	0.0019
	0.012
	0.053
	0.15
	0.58
	1.49
	2.11

	
	Min
	0.0018
	0.011
	0.051
	0.14
	0.56
	1.46
	2.08

	
	Gmax
	0.730
	0.447
	0.956
	1.095
	1.414
	0.820
	1.045

	
	Gmin
	1.095
	1.790
	1.434
	0.730
	1.414
	1.639
	1.194

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-248
	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	14
	1
	0.00028
	0.0056
	0.022

	
	2
	0.00029
	0.0056
	0.021

	
	3
	0.00031
	0.0057
	0.021

	
	4
	0.00029
	0.0057
	0.022

	
	5
	0.00031
	0.0056
	0.021

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000296
	0.00564
	0.0214

	
	SD
	0.0000134
	0.0000548
	0.000548

	
	RSD/%
	4.53
	0.97
	2.56

	
	Max
	0.00031
	0.0057
	0.022

	
	Min
	0.00028
	0.0056
	0.021

	
	Gmax
	1.045
	1.095
	1.095

	
	Gmin
	1.194
	0.730
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-249
	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	14
	1
	0.0084
	0.027
	0.30

	
	2
	0.0083
	0.026
	0.31

	
	3
	0.0083
	0.026
	0.31

	
	4
	0.0084
	0.027
	0.32

	
	5
	0.0084
	0.026
	0.32

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00836
	0.0264
	0.312

	
	SD
	0.0000548
	0.000548
	0.00837

	
	RSD/%
	0.66
	2.08
	2.68

	
	Max
	0.0084
	0.027
	0.32

	
	Min
	0.0083
	0.026
	0.30

	
	Gmax
	0.730
	1.095
	0.956

	
	Gmin
	1.095
	0.730
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-250
	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	14
	1
	0.0060
	0.012
	0.46

	
	2
	0.0061
	0.012
	0.45

	
	3
	0.0059
	0.012
	0.45

	
	4
	0.0061
	0.012
	0.46

	
	5
	0.0061
	0.012
	0.46

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00604
	0.0120
	0.456

	
	SD
	0.0000894
	0
	0.00548

	
	RSD/%
	1.48
	0
	1.20

	
	Max
	0.0061
	0.012
	0.46

	
	Min
	0.0059
	0.012
	0.45

	
	Gmax
	0.671
	0
	0.730

	
	Gmin
	1.566
	0
	1.095

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-251


	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	14
	1
	0.0078
	0.042
	0.30

	
	2
	0.0078
	0.041
	0.30

	
	3
	0.0078
	0.041
	0.30

	
	4
	0.0078
	0.042
	0.30

	
	5
	0.0078
	0.042
	0.30

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00780
	0.0416
	0.300

	
	SD
	0
	0.000548
	0

	
	RSD/%
	0
	1.32
	0

	
	Max
	0.0078
	0.042
	0.30

	
	Min
	0.0078
	0.041
	0.30

	
	Gmax
	0
	0.730
	0

	
	Gmin
	0
	1.095
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-252

	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	14
	1
	0.0024
	0.048
	0.20
	1.20
	2.05

	
	2
	0.0024
	0.048
	0.20
	1.20
	2.06

	
	3
	0.0024
	0.048
	0.20
	1.20
	2.06

	
	4
	0.0024
	0.048
	0.20
	1.20
	2.07

	
	5
	0.0024
	0.048
	0.20
	1.21
	2.08

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00240
	0.0480
	0.200
	1.202
	2.064

	
	SD
	0
	0
	0
	0.00447
	0.0114

	
	RSD/%
	0
	0
	0
	0.37
	0.55

	
	Max
	0.0024
	0.048
	0.20
	1.21
	2.08

	
	Min
	0.0024
	0.048
	0.20
	1.20
	2.05

	
	Gmax
	0
	0
	0
	1.790
	1.404

	
	Gmin
	0
	0
	0
	0.447
	1.228

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-253

	 实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	15
	1
	/
	0.00216
	0.00636
	0.0486
	0.525
	0.981
	1.956

	
	2
	/
	0.00200
	0.00641
	0.0483
	0.531
	0.988
	1.971

	
	3
	/
	0.00209
	0.00640
	0.0491
	0.526
	0.986
	1.988

	
	4
	/
	0.00213
	0.00620
	0.0483
	0.526
	0.980
	1.987

	
	5
	/
	0.00206
	0.00623
	0.0492
	0.529
	0.981
	1.985

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	/
	0.00209
	0.00632
	0.0487
	0.527
	0.983
	1.977

	
	SD
	/
	0.0000622
	0.0000982
	0.000430
	0.00251
	0.00356
	0.0138

	
	RSD/%
	/
	2.98
	1.55
	0.88
	0.48
	0.36
	0.70

	
	Max
	/
	0.00216
	0.00641
	0.0492
	0.531
	0.988
	1.988

	
	Min
	/
	0.00200
	0.00620
	0.0483
	0.525
	0.980
	1.956

	
	Gmax
	/
	1.125
	0.916
	1.163
	1.594
	1.404
	0.797

	
	Gmin
	/
	1.447
	1.222
	0.930
	0.797
	0.843
	1.522

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-254

	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	15
	1
	/
	0.00262
	0.0682
	0.945
	2.99
	5.76
	12.20
	16.39
	20.32

	
	2
	/
	0.00268
	0.0680
	0.952
	3.03
	5.80
	12.18
	16.36
	20.31

	
	3
	/
	0.00243
	0.0683
	0.952
	3.08
	5.70
	12.18
	16.46
	20.30

	
	4
	/
	0.00241
	0.0682
	0.950
	3.01
	5.51
	12.21
	16.40
	20.31

	
	5
	/
	0.00255
	0.0681
	0.953
	3.10
	5.62
	12.20
	16.78
	20.33

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	/
	0.00254
	0.0682
	0.950
	3.042
	5.678
	12.194
	16.478
	20.314

	
	SD
	/
	0.000117
	0.000114
	0.00321
	0.0466
	0.116
	0.0134
	0.173
	0.0114

	
	RSD/%
	/
	4.61
	0.17
	0.34
	1.53
	2.04
	0.11
	1.05
	0.06

	
	Max
	/
	0.00268
	0.0683
	0.953
	3.10
	5.80
	12.21
	16.78
	20.33

	
	Min
	/
	0.00241
	0.0680
	0.945
	2.99
	5.51
	12.18
	16.36
	20.30

	
	Gmax
	/
	1.197
	0.877
	0.935
	1.245
	1.052
	1.194
	1.746
	1.404

	
	Gmin
	/
	1.111
	1.754
	1.558
	1.116
	1.448
	1.045
	0.682
	1.228

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-255
	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	15
	1
	/
	0.00246
	0.0540
	0.463

	
	2
	/
	0.00252
	0.0539
	0.462

	
	3
	/
	0.00254
	0.0543
	0.463

	
	4
	/
	0.00255
	0.0536
	0.462

	
	5
	/
	0.00253
	0.0543
	0.460

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	/
	0.00252
	0.0540
	0.462

	
	SD
	/
	0.0000354
	0.000295
	0.00122

	
	RSD/%
	/
	1.40
	0.55
	0.26

	
	Max
	/
	0.00255
	0.0543
	0.463

	
	Min
	/
	0.00246
	0.0536
	0.460

	
	Gmax
	/
	0.847
	1.017
	0.820

	
	Gmin
	/
	1.695
	1.356
	1.639

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	15
	1
	/
	0.00269
	0.0266

	
	2
	/
	0.00270
	0.0261

	
	3
	/
	0.00260
	0.0268

	
	4
	/
	0.00265
	0.0258

	
	5
	/
	0.00265
	0.0262

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	/
	0.00266
	0.0263

	
	SD
	/
	0.0000396
	0.000400

	
	RSD/%
	/
	1.49
	1.52

	
	Max
	/
	0.00270
	0.0268

	
	Min
	/
	0.00260
	0.0258

	
	Gmax
	/
	1.010
	1.250

	
	Gmin
	/
	1.515
	1.250

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-256


	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


15
	1
	/
	0.00399
	0.0123
	0.245

	
	2
	/
	0.00403
	0.0125
	0.249

	
	3
	/
	0.00394
	0.0134
	0.243

	
	4
	/
	0.00395
	0.0128
	0.247

	
	5
	/
	0.00398
	0.0129
	0.251

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	/
	0.00398
	0.0128
	0.247

	
	SD
	/
	0.0000356
	0.000421
	0.00316

	
	RSD/%
	/
	0.89
	3.29
	1.28

	
	Max
	/
	0.00403
	0.0134
	0.251

	
	Min
	/
	0.00394
	0.0123
	0.243

	
	Gmax
	/
	1.404
	1.425
	1.266

	
	Gmin
	/
	1.124
	1.188
	1.266

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-257

	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	15
	1
	/
	0.00054
	0.00801
	0.0664
	0.196
	2.345
	3.855
	5.208

	
	2
	/
	0.00054
	0.00794
	0.0654
	0.197
	2.349
	3.891
	5.235

	
	3
	/
	0.00053
	0.00811
	0.0658
	0.203
	2.367
	3.907
	5.215

	
	4
	/
	0.00054
	0.00798
	0.0673
	0.184
	2.342
	3.919
	5.205

	
	5
	/
	0.00058
	0.00807
	0.0655
	0.188
	2.369
	3.908
	5.243

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	/
	0.000546
	0.00802
	0.0661
	0.194
	2.354
	3.896
	5.221

	
	SD
	/
	0.0000195
	0.0000683
	0.000785
	0.00757
	0.0127
	0.0250
	0.0169

	
	RSD/%
	/
	3.57
	0.85
	1.19
	3.90
	0.54
	0.64
	0.32

	
	Max
	/
	0.00058
	0.00811
	0.0673
	0.203
	2.369
	3.919
	5.243

	
	Min
	/
	0.00053
	0.00794
	0.0654
	0.184
	2.342
	3.855
	5.205

	
	Gmax
	/
	1.744
	1.318
	1.529
	1.189
	1.181
	0.920
	1.302

	
	Gmin
	/
	0.821
	1.171
	0.892
	1.321
	0.945
	1.640
	0.947

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-258

	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	15
	1
	0.00044
	0.00271
	0.0321
	0.269
	0.546
	1.426
	2.46

	
	2
	0.00045
	0.00272
	0.0324
	0.269
	0.540
	1.454
	2.41

	
	3
	0.00045
	0.00275
	0.0328
	0.270
	0.545
	1.460
	2.42

	
	4
	0.00046
	0.00277
	0.0331
	0.267
	0.549
	1.436
	2.42

	
	5
	0.00043
	0.00278
	0.0323
	0.265
	0.546
	1.415
	2.43

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000446
	0.00275
	0.0325
	0.268
	0.545
	1.438
	2.428

	
	SD
	0.0000114
	0.0000305
	0.000404
	0.00200
	0.00327
	0.0188
	0.0192

	
	RSD/%
	2.56
	1.11
	1.24
	0.75
	0.60
	1.31
	0.79

	
	Max
	0.00046
	0.00278
	0.0331
	0.270
	0.549
	1.460
	2.46

	
	Min
	0.00043
	0.00271
	0.0321
	0.265
	0.540
	1.415
	2.41

	
	Gmax
	1.228
	0.984
	1.485
	1.000
	1.223
	1.170
	1.667

	
	Gmin
	1.404
	1.311
	0.990
	1.500
	1.529
	1.223
	0.938

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-259

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	15
	1
	0.00755
	0.0497
	0.981
	1.57
	3.08
	5.50

	
	2
	0.00753
	0.0502
	0.983
	1.59
	3.10
	5.56

	
	3
	0.00764
	0.0507
	0.988
	1.62
	3.14
	5.57

	
	4
	0.00770
	0.0506
	0.993
	1.54
	3.07
	5.70

	
	5
	0.00766
	0.0511
	0.990
	1.61
	3.01
	5.62

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00762
	0.0505
	0.987
	1.586
	3.080
	5.590

	
	SD
	0.0000730
	0.000532
	0.00495
	0.0321
	0.0474
	0.0748

	
	RSD/%
	0.96
	1.05
	0.50
	2.02
	1.54
	1.34

	
	Max
	0.00770
	0.0511
	0.993
	1.62
	3.14
	5.70

	
	Min
	0.00753
	0.0497
	0.981
	1.54
	3.01
	5.50

	
	Gmax
	1.096
	1.128
	1.212
	1.059
	1.266
	1.471

	
	Gmin
	1.233
	1.504
	1.212
	1.433
	1.477
	1.203

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-260

	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	15
	1
	0.00076
	0.00331
	0.0293
	0.150

	
	2
	0.00074
	0.00331
	0.0296
	0.148

	
	3
	0.00076
	0.00329
	0.0296
	0.148

	
	4
	0.00075
	0.00338
	0.0291
	0.147

	
	5
	0.00074
	0.00334
	0.0295
	0.147

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000750
	0.00333
	0.0294
	0.148

	
	SD
	0.0000100
	0.0000351
	0.000217
	0.00122

	
	RSD/%
	1.33
	1.05
	0.74
	0.82

	
	Max
	0.00076
	0.00338
	0.0296
	0.150

	
	Min
	0.00074
	0.00329
	0.0291
	0.147

	
	Gmax
	1.000
	1.425
	0.922
	1.639

	
	Gmin
	1.000
	1.140
	1.382
	0.820

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-261

	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	15
	1
	0.00315
	0.0357
	0.586

	
	2
	0.00317
	0.0355
	0.604

	
	3
	0.00314
	0.0354
	0.603

	
	4
	0.00319
	0.0354
	0.606

	
	5
	0.00306
	0.0353
	0.597

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00314
	0.0355
	0.599

	
	SD
	0.0000497
	0.000152
	0.00811

	
	RSD/%
	1.58
	0.43
	1.35

	
	Max
	0.00319
	0.0357
	0.606

	
	Min
	0.00306
	0.0353
	0.586

	
	Gmax
	1.006
	1.316
	0.863

	
	Gmin
	1.610
	1.316
	1.603

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-262

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	15
	1
	0.00201
	0.0116
	0.554
	1.054
	1.57

	
	2
	0.00201
	0.0117
	0.549
	1.057
	1.54

	
	3
	0.00199
	0.0117
	0.552
	1.029
	1.58

	
	4
	0.00211
	0.0117
	0.558
	1.061
	1.55

	
	5
	0.00202
	0.0117
	0.557
	1.034
	1.55

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00203
	0.0117
	0.554
	1.047
	1.558

	
	SD
	0.0000471
	0.0000447
	0.00367
	0.0145
	0.0164

	
	RSD/%
	2.32
	0.38
	0.66
	1.38
	1.05

	
	Max
	0.00211
	0.0117
	0.558
	1.061
	1.58

	
	Min
	0.00199
	0.0116
	0.549
	1.029
	1.54

	
	Gmax
	1.699
	0
	1.090
	0.966
	1.341

	
	Gmin
	0.849
	2.237
	1.362
	1.241
	1.098

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-263

	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	15
	1
	0.00411
	0.0275
	0.188

	
	2
	0.00406
	0.0278
	0.189

	
	3
	0.00412
	0.0281
	0.199

	
	4
	0.00410
	0.0283
	0.189

	
	5
	0.00402
	0.0283
	0.189

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00408
	0.0280
	0.191

	
	SD
	0.0000415
	0.000346
	0.00460

	
	RSD/%
	1.02
	1.24
	2.41

	
	Max
	0.00412
	0.0283
	0.199

	
	Min
	0.00402
	0.0275
	0.188

	
	Gmax
	0.964
	0.867
	1.739

	
	Gmin
	1.446
	1.445
	0.652

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-264

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	15
	1
	0.00197
	0.0131
	0.049
	0.147
	0.54
	1.54
	2.091

	
	2
	0.00195
	0.0133
	0.051
	0.132
	0.55
	1.56
	2.052

	
	3
	0.00191
	0.0138
	0.050
	0.135
	0.55
	1.53
	2.124

	
	4
	0.00186
	0.0129
	0.050
	0.139
	0.55
	1.54
	2.107

	
	5
	0.00180
	0.0125
	0.050
	0.126
	0.54
	1.56
	2.023

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00190
	0.0131
	0.0500
	0.136
	0.546
	1.546
	2.079

	
	SD
	0.0000691
	0.000482
	0.000707
	0.00785
	0.00548
	0.0134
	0.0413

	
	RSD/%
	3.64
	3.68
	1.41
	5.77
	1.00
	0.87
	1.99

	
	Max
	0.00197
	0.0138
	0.051
	0.147
	0.55
	1.56
	2.124

	
	Min
	0.00180
	0.0125
	0.049
	0.126
	0.54
	1.53
	2.023

	
	Gmax
	1.013
	1.452
	1.414
	1.401
	0.730
	1.045
	1.090

	
	Gmin
	1.447
	1.245
	1.414
	1.274
	1.095
	1.194
	1.356

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-265

	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	15
	1
	0.00026
	0.00574
	0.0227

	
	2
	0.00028
	0.00572
	0.0233

	
	3
	0.00026
	0.00583
	0.0230

	
	4
	0.00021
	0.00585
	0.0228

	
	5
	0.00024
	0.00587
	0.0229

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000250
	0.00580
	0.0229

	
	SD
	0.0000265
	0.0000676
	0.000230

	
	RSD/%
	10.60
	1.17
	0.77

	
	Max
	0.00028
	0.00587
	0.0233

	
	Min
	0.00021
	0.00572
	0.0227

	
	Gmax
	1.132
	1.036
	1.739

	
	Gmin
	1.509
	1.183
	0.870

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-266


	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	15
	1
	0.0101
	0.0266
	0.316

	
	2
	0.0104
	0.0266
	0.319

	
	3
	0.0102
	0.0269
	0.318

	
	4
	0.0102
	0.0270
	0.314

	
	5
	0.0100
	0.0271
	0.318

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.0102
	0.0268
	0.317

	
	SD
	0.000148
	0.000230
	0.00200

	
	RSD/%
	1.45
	0.86
	0.63

	
	Max
	0.0104
	0.0271
	0.319

	
	Min
	0.0100
	0.0266
	0.314

	
	Gmax
	1.351
	1.304
	1,000

	
	Gmin
	1,351
	0.870
	1.500

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-267

	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	15
	1
	0.00655
	0.0136
	0.449

	
	2
	0.00652
	0.0140
	0.450

	
	3
	0.00652
	0.0137
	0.450

	
	4
	0.00675
	0.0138
	0.442

	
	5
	0.00669
	0.0136
	0.446

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00661
	0.0137
	0.447

	
	SD
	0.000107
	0.000167
	0.00344

	
	RSD/%
	1.62
	1.22
	0.77

	
	Max
	0.00675
	0.0140
	0.450

	
	Min
	0.00652
	0.0136
	0.442

	
	Gmax
	1.308
	1.796
	0.872

	
	Gmin
	0.841
	0.599
	1.453

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-268

	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	15
	1
	0.0079
	0.0385
	0.279

	
	2
	0.0079
	0.0378
	0.275

	
	3
	0.0080
	0.0404
	0.277

	
	4
	0.0080
	0.0397
	0.277

	
	5
	0.0080
	0.0381
	0.271     

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00796
	0.0389
	0.276

	
	SD
	0.0000548
	0.00111
	0.00303

	
	RSD/%
	0.69
	2.85
	1.10

	
	Max
	0.0080
	0.0404
	0.279

	
	Min
	0.0079
	0.0378
	0.271

	
	Gmax
	0.730
	1.351
	0.990

	
	Gmin
	1.095
	0.991
	1.650

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-269

	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	15
	1
	0.00234
	0.049
	0.21
	1.28
	2.09

	
	2
	0.00258
	0.050
	0.21
	1.27
	2.12

	
	3
	0.00239
	0.049
	0.21
	1.27
	2.10

	
	4
	0.00227
	0.048
	0.20
	1.28
	2.11

	
	5
	0.00262
	0.048
	0.20
	1.27
	2.12

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00244
	0.0488
	0.206
	1.274
	2.108

	
	SD
	0.000153
	0.000837
	0.00548
	0.00548
	0.0130

	
	RSD/%
	6.27
	1.72
	2.66
	0.43
	0.62

	
	Max
	0.00262
	0.050
	0.21
	1.28
	2.12

	
	Min
	0.00227
	0.048
	0.20
	1.27
	2.09

	
	Gmax
	1.176
	1.434
	0.730
	1.095
	0.923

	
	Gmin
	1.111
	0.956
	1.095
	0.730
	1.385

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-270


	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	16
	1
	0.00020
	0.0021
	0.0065
	0.0473
	0.539
	0.978
	1.936

	
	2
	0.00017
	0.0022
	0.0063
	0.0479
	0.530
	0.976
	1.923

	
	3
	0.00019
	0.0020
	0.0064
	0.0477
	0.553
	0.988
	1.940

	
	4
	0.00021
	0.0021
	0.0063
	0.0469
	0.548
	0.977
	1.918

	
	5
	0.00024
	0.0020
	0.0063
	0.0479
	0.544
	0.985
	1.940

	
	6
	0.00021
	0.0019
	0.0062
	0.0477
	0.535
	0.986
	1.925

	
	7
	0.00022
	0.0021
	0.0061
	0.0472
	0.542
	0.976
	1.965*

	
	8
	0.00021
	0.0022
	0.0060
	0.0473
	0.532
	0.985
	1.924

	
	9
	0.00019
	0.0021
	0.0064
	0.0479
	0.525
	0.977
	1.916

	
	10
	0.00020
	0.0023
	0.0065
	0.0480
	0.550
	0.973
	1.918

	
	11
	0.00023
	0.0020
	0.0064
	0.0482
	0.541
	0.976
	1.916

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000206
	0.00209
	0.00631
	0.0476
	0.540
	0.980
	1.929

	
	SD
	0.0000196
	0.000114
	0.000158
	0.000403
	0.00877
	0.00518
	0.0150

	
	RSD/%
	9.51
	5.45
	2.50
	0.85
	1.62
	0.53
	0.78

	
	Max
	0.00024
	0.0023
	0.0065
	0.0482
	0.553
	0.988
	1.965

	
	Min
	0.00017
	0.0019
	0.0060
	0.0469
	0.525
	0.973
	1.916

	
	Gmax
	1.735
	1.842
	1.203
	1.489
	1.482
	1.544
	2,400

	
	Gmin
	1,837
	1.667
	1.962
	1.737
	1.710
	1.351
	0.867

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	1.965为歧离值（保留）


附表 2-271


	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	16
	1
	0.00024
	0.0026
	0.0705
	0.973
	2.976
	5.691
	12.067
	16.359
	20.424

	
	2
	0.00027
	0.0026
	0.0718
	0.972
	2.994
	5.719
	12.281
	16.211
	20.526

	
	3
	0.00026
	0.0026
	0.0698
	0.974
	3.007
	5.705
	12.099
	16.498
	20.407

	
	4
	0.00031
	0.0026
	0.0695
	0.970
	2.986
	5.692
	12.053
	16.476
	20.282

	
	5
	0.00025
	0.0026
	0.0703
	0.973
	2.996
	5.655
	12.136
	16.352
	20.326

	
	6
	0.00026
	0.0026
	0.0716
	0.974
	2.998
	5.753
	12.049
	16.242
	20.315

	
	7
	0.00029
	0.0026
	0.0698
	0.977
	3.005
	5.716
	12.165
	16.149
	20.215

	
	8
	0.00031
	0.0026
	0.0712
	0.976
	2.987
	5.723
	12.025
	16.315
	20.165

	
	9
	0.00024
	0.0026
	0.0733
	0.972
	3.005
	5.662
	12.658**
	16.125
	20.458

	
	10
	0.00026
	0.0026
	0.0697
	0.975
	2.992
	5.740
	12.050
	16.235
	20.166

	
	11
	0.00027
	0.0026
	0.0706
	0.976
	2.968
	5.704
	12.203
	16.478
	20.246

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000269
	0.00260
	0.0707
	0.974
	2.992
	5.705
	12.162
	16.313
	20.321

	
	SD
	0.0000247
	0
	0.00115
	0.00209
	0.0123
	0.0298
	0.182
	0.132
	0.121

	
	RSD/%
	9.18
	0
	1.63
	0.21
	0.41
	0.52
	0.15
	0.81
	0.60

	
	Max
	0.00031
	0.0026
	0.0733
	0.977
	3.007
	5.740
	12.658
	16.498
	20.526

	
	Min
	0.00024
	0.0026
	0.0695
	0.970
	2.968
	5.655
	12.025
	16.125
	20.165

	
	Gmax
	1.660
	0
	2.261
	1.435
	1.220
	1.174
	2.725
	1.402
	1.694

	
	Gmin
	1.174
	0
	1.043
	1.914
	1.951
	1.678
	0.753
	1.424
	1.289

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	12.658为离群值（舍弃）
	无异常
	无异常


附表 2-272


	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	16
	1
	0.00020
	0.0025
	0.0537
	0.465

	
	2
	0.00020
	0.0025
	0.0544
	0.464

	
	3
	0.00020
	0.0025
	0.0547
	0.461

	
	4
	0.00018
	0.0025
	0.0537
	0.463

	
	5
	0.00020
	0.0024
	0.0541
	0.462

	
	6
	0.00019
	0.0025
	0.0549
	0.462

	
	7
	0.00021
	0.0026
	0.0537
	0.469

	
	8
	0.00018
	0.0024
	0.0539
	0.463

	
	9
	0.00023
	0.0027
	0.0540
	0.464

	
	10
	0.00022
	0.0025
	0.0540
	0.469

	
	11
	0.00020
	0.0026
	0.0543
	0.468

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000201
	0.00252
	0.0541
	0.465

	
	SD
	0.0000151
	0.0000874
	0.000408
	0.00288

	
	RSD/%
	7.51
	3.47
	0.75
	0.62

	
	Max
	0.00023
	0.0027
	0.0549
	0.469

	0
	Min
	0.00018
	0.0024
	0.0537
	0.461

	
	Gmax
	1.921
	2.059
	1.961
	1.389

	
	Gmin
	1.391
	1.373
	0.980
	1.389

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-273

	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	16
	1
	0.00016
	0.0025
	0.0268

	
	2
	0.00014
	0.0025
	0.0262

	
	3
	0.00018
	0.0025
	0.0271

	
	4
	0.00015
	0.0025
	0.0256

	
	5
	0.00016
	0.0024
	0.0268

	
	6
	0.00019
	0.0025
	0.0269

	
	7
	0.00018
	0.0025
	0.0254

	
	8
	0.00015
	0.0024
	0.0278

	0
	9
	0.00016
	0.0023
	0.0249

	
	10
	0.00018
	0.0026
	0.0264

	
	11
	0.00015
	0.0025
	0.0249

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000164
	0.00247
	0.0263

	
	SD
	0.0000163
	0.0000786
	0.000947

	
	RSD/%
	9.94
	3.18
	3.60

	
	Max
	0.00019
	0.0026
	0.0278

	
	Min
	0.00014
	0.0023
	0.0249

	
	Gmax
	1.595
	1.654
	1.584

	
	Gmin
	1.472
	2.163
	1.478

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-274

	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	16
	1
	0.00015
	0.0040
	0.0129
	0.258

	
	2
	0.00015
	0.0038
	0.0125
	0.256

	
	3
	0.00014
	0.0038
	0.0127
	0.256

	
	4
	0.00014
	0.0039
	0.0126
	0.253

	
	5
	0.00013
	0.0038
	0.0128
	0.254

	
	6
	0.00015
	0.0039
	0.0126
	0.253

	
	7
	0.00014
	0.0037
	0.0128
	0.250

	
	8
	0.00016
	0.0038
	0.0125
	0.249

	
	9
	0.00014
	0.0039
	0.0127
	0.255

	
	10
	0.00013
	0.0037
	0.0129
	0.251

	
	11
	0.00012
	0.0040
	0.0124
	0.254

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000141
	0.00385
	0.0127
	0.254

	
	SD
	0.0000114
	0.000104
	0.000168
	0.00273

	
	RSD/%
	8.09
	2.70
	1.32
	1.07

	
	Max
	0.00016
	0.0040
	0.0129
	0.258

	
	Min
	0.00012
	0.0037
	0.0124
	0.249

	
	Gmax
	1.667
	1.442
	1.190
	1.465

	
	Gmin
	1.842
	1.442
	1.786
	1.831

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-275

	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	16
	1
	0.00009
	0.00052
	0.0080
	0.0642
	0.186
	2.394
	3.968
	5.155

	
	2
	0.00010
	0.00049
	0.0080
	0.0634
	0.185
	2.395
	3.993
	5.153

	
	3
	0.00008
	0.00049
	0.0082
	0.0637
	0.189
	2.394
	3.916
	5.116

	
	4
	0.00011
	0.00054
	0.0080
	0.0636
	0.182
	2.400
	3.984
	5.123

	
	5
	0.00012
	0.00050
	0.0080
	0.0629
	0.185
	2.397
	3.946
	5.162

	
	6
	0.00009
	0.00049
	0.0090
	0.0633
	0.187
	2.395
	3.957
	5.140

	
	7
	0.00008
	0.00048
	0.0080
	0.0642
	0.189
	2.392
	3.984
	5.159

	
	8
	0.00008
	0.00046
	0.0090
	0.0640
	0.186
	2.395
	 3.932
	5.144

	
	9
	0.00009
	0.00053
	0.0070
	0.0635
	0.185
	2.392
	3.935
	5.130

	
	10
	0.00010
	0.00050
	0.0080
	0.0641
	0.183
	2.400
	3.976
	5.129

	
	11
	0.00010
	0.00051
	0.0090
	0.0638
	0.183
	2.391
	3.942
	5.147

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.0000945
	0.000501
	0.00820
	0.0637
	0.185
	2.395
	3.958
	5.142

	
	SD
	0.0000129
	0.0000230
	0.000600
	0.000412
	0.00230
	0.00300
	0.0252
	0.0154

	
	RSD/%
	13.52
	4.59
	7.32
	0.65
	1.24
	0.13
	0.64
	0.30

	
	Max
	0.00012
	0.00054
	0.0090
	0.0642
	0.189
	2.400
	3.993
	5.162

	
	Min
	0.00008
	0.00046
	0.0070
	0.0629
	0.182
	2.391
	3.916
	5.116

	
	Gmax
	1.977
	1.696
	1.333
	1.214
	1.739
	1.667
	1.389
	1.299

	
	Gmin
	1.124
	1.783
	2.000
	1.942
	1.304
	1.333
	1.667
	1.688

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-276


	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	16
	1
	0.00051
	0.0027
	0.0328
	0.264
	0.555
	1.436
	2.501

	
	2
	0.00049
	0.0026
	0.0315
	0.260
	0.556
	1.445
	2.507

	
	3
	0.00052
	0.0027
	0.0342
	0.254
	0.562
	1.431
	2.505

	
	4
	0.00053
	0.0026
	0.0338
	0.251
	0.547
	1.429
	2.537**

	
	5
	0.00048
	0.0026
	0.0316
	0.256
	0.557
	1.433
	2.505

	
	6
	0.00052
	0.0027
	0.0328
	0.253
	0.553
	1.430
	2.502

	
	7
	0.00053
	0.0026
	0.0319
	0.259
	0.565
	1.436
	2.500

	
	8
	0.00054
	0.0025
	0.0344
	0.265
	0.571
	1.433
	2.502

	
	9
	0.00054
	0.0024
	0.0322
	0.256
	0.550
	1.437
	2.503

	
	10
	0.00047
	0.0028
	0.0318
	0.255
	0.550
	1.433
	2.509

	
	11
	0.00050
	0.0025
	0.0328
	0.262
	0.569
	1.428
	2.507

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000512
	0.00261
	0.0327
	0.258
	0.558
	1.434
	2.507

	
	SD
	0.0000240
	0.000114
	0.00104
	0.00461
	0.00801
	0.00476
	0.0103

	
	RSD/%
	4.69
	4.37
	3.18
	1.79
	1.44
	0.33
	0.41

	
	Max
	0.00054
	0.0028
	0.0344
	0.265
	0.571
	1.445
	2.537

	
	Min
	0.00047
	0.0024
	0.0315
	0.251
	0.547
	1.428
	2,500

	
	Gmax
	1.167
	1.667
	1.635
	1.518
	1.623
	2.311
	2.913

	
	Gmin
	1.750
	1.842
	1.154
	1.518
	1.373
	1.261
	0.680

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	2.537为离群值（舍弃）



附表 2-277

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	16
	1
	0.0077
	0.0502
	0.971
	1.504
	2.965
	5.575

	
	2
	0.0075
	0.0516
	0.968
	1.535
	2.989
	5.595

	
	3
	0.0075
	0.0502
	0.971
	1.508
	3.075**
	5.570

	
	4
	0.0077
	0.0503
	0.965
	1.508
	2.987
	5.568

	
	5
	0.0076
	0.0510
	0.969
	1.525
	2.968
	5.587

	
	6
	0.0074
	0.0520
	0.976
	1.548
	3.002
	5.595

	
	7
	0.0075
	0.0510
	0.969
	1.505
	3.007
	5.525

	
	8
	0.0074
	0.0500
	0.972
	1.505
	2.986
	5.563

	
	9
	0.0076
	0.0530
	0.965
	1.512
	2.996
	5.548

	
	10
	0.0075
	0.0500
	0.976
	1.523
	2.994
	5.526

	
	11
	0.0077
	0.0510
	0.962
	1.525
	3.007
	5.550

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00755
	0.0509
	0.969
	1.518
	2.998
	5.564

	
	SD
	0.000113
	0.000953
	0.00441
	0.0144
	0.0291
	0.0246

	
	RSD/%
	1.50
	1.87
	0.46
	0.95
	0.97
	0.44

	
	Max
	0.0077
	0.0530
	0.976
	1.548
	3.075
	5.595

	
	Min
	0.0074
	0.0500
	0.962
	1.504
	2.965
	5.525

	
	Gmax
	1.327
	2.204
	1.587
	2.083
	2.646
	1.260

	
	Gmin
	1.327
	0.944
	1.587
	0.972
	1.134
	1.585

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	3.075为离群值（舍弃）
	无异常



附表 2-278

	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	16
	1
	0.00071
	0.0033
	0.0284
	0.150

	
	2
	0.00071
	0.0033
	0.0287
	0.150

	
	3
	0.00071
	0.0033
	0.0292
	0.149

	
	4
	0.00071
	0.0033
	0.0286
	0.148

	
	5
	0.00074
	0.0033
	0.0288
	0.150

	
	6
	0.00072
	0.0032
	0.0279
	0.151

	
	7
	0.00075
	0.0031
	0.0290
	0.150

	
	8
	0.00071
	0.0032
	0.0284
	0.148

	
	9
	0.00070
	0.0033
	0.0283
	0.151

	
	10
	0.00069
	0.0030
	0.0285
	0.150

	
	11
	0.00076
	0.0031
	0.0291
	0.148

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000719
	0.00322
	0.0286
	0.150

	
	SD
	0.0000217
	0.000108
	0.000385
	0.00113

	
	RSD/%
	3.02
	3.35
	1.35
	0.75

	
	Max
	0.00075
	0.0033
	0.0292
	0.151

	
	Min
	0.00069
	0.0030
	0.0279
	0.148

	
	Gmax
	1.429
	0.741
	1.558
	0.885

	
	Gmin
	1.336
	2.037
	1.818
	1.770

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-279


	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	16
	1
	0.0030
	0.0324
	0.550

	
	2
	0.0030
	0.0325
	0.550

	
	3
	0.0031
	0.0324
	0.558

	
	4
	0.0031
	0.0324
	0.553

	
	5
	0.0030
	0.0329
	0.547

	
	6
	0.0029
	0.0319
	0.550

	
	7
	0.0030
	0.0330
	0.559

	
	8
	0.0031
	0.0318
	0.560

	
	9
	0.0032
	0.0325
	0.546

	
	10
	0.0033
	0.0314
	0.535

	
	11
	0.0029
	0.0326
	0.550

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00305
	0.0323
	0.551

	
	SD
	0.000121
	0.000474
	0.00706

	
	RSD/%
	3.97
	1.47
	1.28

	
	Max
	0.0033
	0.0330
	0.560

	
	Min
	0.0029
	0.0314
	0.535

	
	Gmax
	2.066
	1.477
	1.274

	
	Gmin
	1.240
	1.899
	2.266

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-280

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	16
	1
	0.0019
	0.0114
	0.545
	1.002
	1.500

	
	2
	0.0019
	0.0115
	0.542
	0.998
	1.507

	
	3
	0.0019
	0.0114
	0.567
	0.995
	1.512

	
	4
	0.0019
	0.0113
	0.554
	1.021*
	1.515

	
	5
	0.0020
	0.0116
	0.553
	1.002
	1.506

	
	6
	0.0020
	0.0120
	0.565
	1.003
	1.502

	
	7
	0.0019
	0.0113
	0.550
	0.997
	1.520

	
	8
	0.0021
	0.0114
	0.564
	1.005
	1.513

	
	9
	0.0018
	0.0109
	0.562
	0.994
	1.499

	
	10
	0.0020
	0.0107
	0.563
	0.998
	1.507

	
	11
	0.0020
	0.0115
	0.558
	1.010
	1.503

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00195
	0.0114
	0.557
	1.002
	1.508

	
	SD
	0.0000820
	0.000341
	0.00846
	0.00777
	0.00667

	
	RSD/%
	4.21
	2.99
	1.52
	0.78
	0.44

	
	Max
	0.0021
	0.0120
	0.567
	1.021
	1.520

	
	Min
	0.0018
	0.0107
	0.542
	0.994
	1.499

	
	Gmax
	1.829
	1.760
	1.182
	2.445
	1.799

	
	Gmin
	1.829
	2.053
	1.773
	1.030
	1.349

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	1.021为歧离值（保留）
	无异常


附表 2-281

	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	16
	1
	0.0042
	0.0303
	0.195

	
	2
	0.0042
	0.0297
	0.196

	
	3
	0.0041
	0.0294
	0.189

	
	4
	0.0041
	0.0297
	0.189

	
	5
	0.0041
	0.0299
	0.192

	
	6
	0.0043
	0.0298
	0.190

	
	7
	0.0043
	0.0296
	0.196

	
	8
	0.0041
	0.0295
	0.186

	
	9
	0.0041
	0.0294
	0.196

	
	10
	0.0042
	0.0300
	0.195

	
	11
	0.0040
	0.0301
	0.197

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00415
	0.0298
	0.193

	
	SD
	0.0000934
	0.000291
	0.00376

	
	RSD/%
	2.25
	0.98
	1.95

	
	Max
	0.0043
	0.0303
	0.197

	
	Min
	0.0040
	0.0294
	0.186

	
	Gmax
	1.606
	1.718
	1.064

	
	Gmin
	1.606
	1.375
	1.862

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-282


	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	16
	1
	0.0017
	0.0129
	0.0506
	0.13
	0.516
	1.432**
	2.014

	
	2
	0.0018
	0.0134
	0.0476
	0.14
	0.507
	1.508
	1.979

	
	3
	0.0019
	0.0130
	0.0492
	0.13
	0.513
	1.546
	2.065

	
	4
	0.0018
	0.0126
	0.0494
	0.14
	0.521
	1.512
	2.009

	
	5
	0.0019
	0.0128
	0.0479
	0.13
	0.502
	1.502
	2.002

	
	6
	0.0016
	0.0126
	0.0468
	0.13
	0.514
	1.513
	1.965

	
	7
	0.0015
	0.0124
	0.0489
	0.14
	0.525
	1.521
	2.006

	
	8
	0.0019
	0.0130
	0.0468
	0.13
	0.521
	1.514
	2.005

	
	9
	0.0016
	0.0131
	0.0478
	0.13
	0.503
	1.526
	1.900

	
	10
	0.0018
	0.0132
	0.0468
	0.13
	0.502
	1.510
	2.015

	
	11
	0.0018
	0.0133
	0.0495
	0.14
	0.516
	1.501
	1.965

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00175
	0.0129
	0.0483
	0.134
	0.513
	1.508
	1.993

	
	SD
	0.000137
	0.000314
	0.00129
	0.00505
	0.00817
	0.0281
	0.0414

	
	RSD/%
	7.83
	2.43
	2.67
	3.77
	1.59
	1.86
	2.08

	
	Max
	0.0019
	0.0134
	0.0506
	0.14
	0.525
	1.546
	2.065

	
	Min
	0.0015
	0.0124
	0.0468
	0.13
	0.502
	1.432
	1,900

	
	Gmax
	1.095
	1.592
	1.783
	1.188
	1.469
	1.352
	1.739

	
	Gmin
	1.825
	1.592
	1.163
	0.792
	1.346
	2.705
	2.246

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	1.432为离群值（舍弃）
	无异常





附表 2-283

	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	16
	1
	0.00031
	0.0057
	0.0219

	
	2
	0.00033
	0.0057
	0.0211

	
	3
	0.00035
	0.0061
	0.0210

	
	4
	0.00031
	0.0062
	0.0211

	
	5
	0.00033
	0.0059
	0.0218

	
	6
	0.00033
	0.0060
	0.0216

	
	7
	0.00033
	0.0061
	0.0214

	
	8
	0.00033
	0.0062
	0.0216

	
	9
	0.00031
	0.0059
	0.0213

	
	10
	0.00031
	0.0060
	0.0217

	
	11
	0.00030
	0.0061
	0.0215

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000322
	0.00599
	0.0215

	
	SD
	0.0000147
	0.000176
	0.000301

	
	RSD/%
	4.57
	2.94
	1.40

	
	Max
	0.00035
	0.0062
	0.0219

	
	Min
	0.00030
	0.0057
	0.0210

	
	Gmax
	1.905
	1.193
	1.329

	
	Gmin
	1.497
	1.648
	1.661

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-284

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	16
	1
	0.0091
	0.0283
	0.310

	
	2
	0.0092
	0.0285
	0.303

	
	3
	0.0093
	0.0285
	0.302

	
	4
	0.0092
	0.0286
	0.317

	
	5
	0.0093
	0.0287
	0.311

	
	6
	0.0092
	0.0286
	0.305

	
	7
	0.0091
	0.0284
	0.305

	
	8
	0.0094
	0.0285
	0.306

	
	9
	0.0089
	0.0284
	0.301

	
	10
	0.0090
	0.0286
	0.312

	
	11
	0.0091
	0.0284
	0.302

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00916
	0.0285
	0.307

	
	SD
	0.000143
	0.000118
	0.00510

	
	RSD/%
	1.56
	0.41
	1.66

	
	Max
	0.0094
	0.0287
	0.317

	
	Min
	0.0089
	0.0283
	0.301

	
	Gmax
	1.678
	1.695
	1.961

	
	Gmin
	1.818
	1.695
	1.176

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-285

	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	16
	1
	0.0062
	0.0121
	0.477

	
	2
	0.0064
	0.0122
	0.464

	
	3
	0.0063
	0.0121
	0.465

	
	4
	0.0061
	0.0121
	0.462

	
	5
	0.0062
	0.0123
	0.463

	
	6
	0.0063
	0.0121
	0.472

	
	7
	0.0064
	0.0122
	0.463

	
	8
	0.0062
	0.0120
	0.470

	
	9
	0.0061
	0.0121
	0.471

	
	10
	0.0063
	0.0123
	0.469

	
	11
	0.0063
	0.0121
	0.473

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00625
	0.0121
	0.468

	
	SD
	0.000104
	0.0000934
	0.00497

	
	RSD/%
	1.66
	0.77
	1.06

	
	Max
	0.0064
	0.0123
	0.477

	
	Min
	0.0061
	0.0120
	0.462

	
	Gmax
	1.442
	2.141
	1.811

	
	Gmin
	1.442
	1.071
	1.207

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-286


	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	16
	1
	0.0077
	0.0401
	0.253

	
	2
	0.0075
	0.0400
	0.257

	
	3
	0.0076
	0.0404
	0.266

	
	4
	0.0077
	0.0406
	0.258

	
	5
	0.0075
	0.0400
	0.260

	
	6
	0.0076
	0.0402
	0.258

	
	7
	0.0077
	0.0403
	0.255

	
	8
	0.0079
	0.0405
	0.263

	
	9
	0.0078
	0.0406
	0.260

	
	10
	0.0074
	0.0407
	0.264

	
	11
	0.0075
	0.0402
	0.258

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00763
	0.0403
	0.259

	
	SD
	0.000149
	0.000249
	0.00388

	
	RSD/%
	1.95
	0.62
	1.50

	
	Max
	0.0079
	0.0407
	0.266

	
	Min
	0.0074
	0.0400
	0.253

	
	Gmax
	1.812
	1.606
	1.804

	
	Gmin
	1.544
	1.205
	1.546

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-287


	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	16
	1
	0.0025
	0.0490
	0.202
	1.238
	2.001

	
	2
	0.0024
	0.0481
	0.203
	1.248
	1.996

	
	3
	0.0022
	0.0459
	0.195
	1.164
	2.019

	
	4
	0.0026
	0.0482
	0.194
	1.162
	2.000

	
	5
	0.0027
	0.0481
	0.195
	1.165
	2.005

	
	6
	0.0026
	0.0491
	0.196
	1.246
	2.003

	
	7
	0.0028
	0.0465
	0.198
	1.201
	1.996

	
	8
	0.0024
	0.0464
	0.196
	1.162
	1.995

	
	9
	0.0021
	0.0472
	0.195
	1.206
	1.997

	
	10
	0.0029
	0.0468
	0.197
	1.203
	1.995

	
	11
	0.0023
	0.0459
	0.195
	1.205
	1.999 

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00250
	0.0474
	0.197
	1.200
	2.001

	
	SD
	0.000249
	0.00117
	0.00298
	0.0337
	0.00696

	
	RSD/%
	9.96
	2.47
	1.51
	2.81
	0.35

	
	Max
	0.0029
	0.0491
	0.203
	1.248
	2.005

	
	Min
	0.0021
	0.0459
	0.194
	1.162
	1.995

	
	Gmax
	1.606
	1.453
	2.013
	1.424
	0.575

	
	Gmin
	1.606
	1.282
	1.007
	1.128
	0.862

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-288


	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	17
	1
	0.00024
	0.0022
	0.0066
	0.049
	0.54
	1.01
	2.00

	
	2
	0.00025
	0.0024
	0.0068
	0.048
	0.53
	1.02
	2.01

	
	3
	0.00022
	0.0024
	0.0065
	0.049
	0.54
	1.01
	2.03

	
	4
	0.00023
	0.0025
	0.0066
	0.048
	0.53
	1.00
	2.02

	
	5
	0.00022
	0.0026
	0.0065
	0.049
	0.53
	1.02
	2.01

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000232
	0.00242
	0.00660
	0.0486
	0.534
	1.012
	2.014

	
	SD
	0.0000130
	0.000148
	0.000122
	0.000548
	0.00548
	0.00837
	0.0114

	
	RSD/%
	5.60
	6.12
	1.85
	1.13
	1.03
	0.83
	0.57

	
	Max
	0.00025
	0.0026
	0.0068
	0.049
	0.54
	1.02
	2.03

	
	Min
	0.00022
	0.0022
	0.0065
	0.048
	0.53
	1.00
	2.00

	
	Gmax
	1.385
	1.216
	1.639
	0.730
	1.095
	0.956
	1.404

	
	Gmin
	0.923
	1.486
	0.820
	1.095
	0.730
	1.434
	1.228

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-289

	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	17
	1
	0.00040
	0.0029
	0.068
	0.96
	2.98
	5.70
	12.14
	16.50
	20.21

	
	2
	0.00044
	0.0028
	0.069
	0.97
	2.97
	5.71
	12.16
	16.51
	20.25

	
	3
	0.00042
	0.0023
	0.070
	0.96
	3.01
	5.69
	12.15
	16.52
	20.12

	
	4
	0.00038
	0.0025
	0.068
	0.96
	3.01
	5.73
	12.18
	16.50
	20.19

	
	5
	0.00043
	0.0026
	0.070
	0.97
	2.99
	5.70
	12.15
	16.51
	20.18

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000414
	0.00262
	0.0690
	0.964
	2.992
	5.706
	12.156
	16.508
	20.190

	
	SD
	0.0000241
	0.000239
	0.00100
	0.00548
	0.0179
	0.0152
	0.0152
	0.00837
	0.0474

	
	RSD/%
	5.82
	9.12
	1.45
	0.57
	0.60
	0.27
	0.13
	0.05
	0.23

	
	Max
	0.00044
	0.0029
	0.070
	0.97
	3.01
	5.73
	12.18
	16.52
	20.25

	
	Min
	0.00038
	0.0023
	0.068
	0.96
	2.97
	5.69
	12.14
	16.50
	20.12

	
	Gmax
	1.079
	1.172
	1.000
	1.095
	1.006
	1.579
	1.579
	1.434
	1.266

	
	Gmin
	1.411
	1.339
	1.000
	0.730
	1.229
	1.503
	1.053
	0.956
	1.477

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-290

	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	17
	1
	0.00016
	0.0024
	0.052
	0.45

	
	2
	0.00018
	0.0025
	0.053
	0.46

	
	3
	0.00015
	0.0026
	0.052
	0.45

	
	4
	0.00016
	0.0025
	0.053
	0.44

	
	5
	0.00017
	0.0024
	0.052
	0.45

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000164
	0.00248
	0.0524
	0.450

	
	SD
	0.0000114
	0.0000837
	0.000548
	0.00707

	
	RSD/%
	6.95
	3.38
	1.05
	1.57

	
	Max
	0.00018
	0.0026
	0.053
	0.46

	
	Min
	0.00015
	0.0024
	0.052
	0.44

	
	Gmax
	1.404
	1.434
	1.095
	1.414

	
	Gmin
	1.228
	0.956
	0.730
	1.414

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-291


	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	17
	1
	0.00015
	0.0021
	0.024

	
	2
	0.00014
	0.0022
	0.023

	
	3
	0.00016
	0.0023
	0.023

	
	4
	0.00015
	0.0022
	0.024

	
	5
	0.00016
	0.0024
	0.023

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	0.000152
	0.00224
	0.0234

	
	SD
	0.00000837
	0.000114
	0.000548

	
	RSD/%
	5.51
	5.09
	2.34

	
	Max
	0.00016
	0.0024
	0.024

	
	Min
	0.00014
	0.0021
	0.023

	
	Gmax
	0.956
	1.404
	1.095

	
	Gmin
	1.434
	1.228
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-292

	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


17
	1
	0.00020
	0.0043
	0.012
	0.24

	
	2
	0.00018
	0.0044
	0.012
	0.25

	
	3
	0.00021
	0.0042
	0.012
	0.24

	
	4
	0.00019
	0.0041
	0.011
	0.25

	
	5
	0.00020
	0.0042
	0.012
	0.24

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000196
	0.00424
	0.0118
	0.244

	
	SD
	0.0000114
	0.000114
	0.000447
	0.00548

	
	RSD/%
	5.82
	2.69
	3.79
	2.45

	
	Max
	0.00021
	0.0044
	0.012
	0.25

	
	Min
	0.00018
	0.0041
	0.011
	0.24

	
	Gmax
	1.228
	1.404
	0.447
	1.095

	
	Gmin
	1.404
	1.228
	1.790
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-293

	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	17
	1
	0.00011
	0.00058
	0.0080
	0.040
	0.19
	2.46
	3.99
	5.15

	
	2
	0.00012
	0.00060
	0.0081
	0.038
	0.19
	2.48
	4.01
	5.16

	
	3
	0.00011
	0.00059
	0.0082
	0.039
	0.19
	2.46
	4.02
	5.16

	
	4
	0.00011
	0.00058
	0.0083
	0.038
	0.18
	2.47
	3.98
	5.07

	
	5
	0.00012
	0.00061
	0.0082
	0.039
	0.18
	2.47
	4.03
	5.12

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000114
	0.000592
	0.00816
	0.0388
	0.186
	2.468
	4.006
	5.132

	
	SD
	0.00000548
	0.0000130
	0.000114
	0.000837
	0.00548
	0.00837
	0.0207
	0.0383

	
	RSD/%
	4.81
	2.20
	1.40
	2.16
	2.95
	0.34
	0.52
	0.75

	
	Max
	0.00012
	0.00061
	0.0083
	0.040
	0.19
	2.48
	4.03
	5.16

	
	Min
	0.00011
	0.00058
	0.0080
	0.038
	0.18
	2.46
	3.98
	5.07

	
	Gmax
	1.095
	1.385
	1.228
	1.434
	0.730
	1.434
	1.159
	0.731

	
	Gmin
	0.730
	0.923
	1.404
	0.956
	1.095
	0.956
	1.256
	1.619

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-294

	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	17             
	1
	0.00050
	0.0024
	0.029
	0.24
	0.56
	1.49
	2.52

	
	2
	0.00051
	0.0026
	0.028
	0.23
	0.55
	1.50
	2.51

	
	3
	0.00050
	0.0025
	0.028
	0.25
	0.56
	1.49
	2.51

	
	4
	0.00049
	0.0050
	0.029
	0.24
	0.55
	1.49
	2.52

	
	5
	0.00050
	0.0024
	0.030
	0.23
	0.55
	1.48
	2.51

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000500
	0.00298
	0.0288
	0.238
	0.554
	1.490
	2.514

	
	SD
	0.00000707
	0.00113
	0.000837
	0.00837
	0.00548
	0.00707
	0.00548

	
	RSD/%
	1.41
	37.92
	2.91
	3.52
	0.99
	0.47
	0.22

	
	Max
	0.00051
	0.0050
	0.030
	0.25
	0.56
	1.50
	2.52

	
	Min
	0.00049
	0.0024
	0.028
	0.23
	0.55
	1.48
	2.51

	
	Gmax
	1.414
	1.788
	1.434
	1.434
	1.095
	1.414
	1.095

	
	Gmin
	1.414
	0.513
	0.956
	0.956
	0.730
	1.414
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-295
	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	17
	1
	0.0090
	0.050
	0.97
	1.60
	3.09
	5.64

	
	2
	0.0089
	0.052
	0.96
	1.59
	3.11
	5.61

	
	3
	0.0088
	0.051
	0.95
	1.58
	3.08
	5.60

	
	4
	0.0090
	0.053
	0.96
	1.58
	3.10
	5.63

	
	5
	0.0089
	0.052
	0.95
	1.57
	3.09
	5.61

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00892
	0.0516
	0.958
	1.584
	3.094
	5.618

	
	SD
	0.0000837
	0.00114
	0.00837
	0.0114
	0.0114
	0.0164

	
	RSD/%
	0.94
	2.21
	0.87
	0.72
	0.37
	0.29

	
	Max
	0.0090
	0.053
	0.97
	1.60
	3.11
	5.64

	
	Min
	0.0088
	0.050
	0.95
	1.57
	3.08
	5.60

	
	Gmax
	0.956
	1.228
	1.434
	1.404
	1.404
	1.341

	
	Gmin
	1.434
	1.404
	0.956
	1.228
	1.228
	1.098

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-296

	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	17
	1
	0.00072
	0.0034
	0.028
	0.15

	
	2
	0.00070
	0.0032
	0.029
	0.16

	
	3
	0.00073
	0.0034
	0.028
	0.15

	
	4
	0.00071
	0.0033
	0.028
	0.15

	
	5
	0.00072
	0.0034
	0.030
	0.15

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000716
	0.00334
	0.0286
	0.152

	
	SD
	0.0000114
	0.0000894
	0.000894
	0.00447

	
	RSD/%
	1.59
	2.68
	3.12
	2.94

	
	Max
	0.00073
	0.0034
	0.030
	0.16

	
	Min
	0.00070
	0.0032
	0.028
	0.15

	
	Gmax
	1.228
	0.671
	1.566
	1.790

	
	Gmin
	1.404
	1.566
	0.671
	0.447

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-297


	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	17
	1
	0.0029
	0.029
	0.48

	
	2
	0.0029
	0.029
	0.47

	
	3
	0.0030
	0.030
	0.48

	
	4
	0.0029
	0.029
	0.46

	
	5
	0.0030
	0.028
	0.47

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00294
	0.0290
	0.472

	
	SD
	0.0000548
	0.000707
	0.00837

	
	RSD/%
	1.86
	2.44
	1.77

	
	Max
	0.0030
	0.030
	0.48

	
	Min
	0.0029
	0.028
	0.46

	
	Gmax
	1.095
	1.414
	0.956

	
	Gmin
	0.730
	1.414
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-298


	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	17
	1
	0.0018
	0.011
	0.55
	1.04
	1.55

	
	2
	0.0017
	0.011
	0.57
	1.03
	1.56

	
	3
	0.0018
	0.012
	0.56
	1.04
	1.56

	
	4
	0.0018
	0.011
	0.57
	1.03
	1.55

	
	5
	0.0017
	0.012
	0.56
	1.02
	1.57

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00176
	0.0114
	0.562
	1.032
	1.558

	
	SD
	0.0000548
	0.000548
	0.00837
	0.00837
	0.00837

	
	RSD/%
	3.11
	4.81
	1.49
	0.81
	0.54

	
	Max
	0.0018
	0.012
	0.57
	1.04
	1.57

	
	Min
	0.0017
	0.011
	0.55
	1.02
	1.55

	
	Gmax
	0.730
	1.095
	0.956
	0.956
	1.434

	
	Gmin
	1.095
	0.730
	1.434
	1.434
	0.956

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-299

	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	17
	1
	0.0040
	0.027
	0.19 

	
	2
	0.0041
	0.027
	0.20

	
	3
	0.0041
	0.028
	0.19

	
	4
	0.0040
	0.027
	0.19

	
	5
	0.0041
	0.028
	0.20

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00406
	0.0274
	0.194

	
	SD
	0.0000548
	0.000548
	0.00548

	
	RSD/%
	1.35
	2.00
	2.82

	
	Max
	0.0041
	0.028
	0.20

	
	Min
	0.0040
	0.027
	0.19

	
	Gmax
	0.730
	1.095
	1.095

	
	Gmin
	1.095
	0.730
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-300

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	17
	1
	0.0018
	0.011
	0.049
	0.098
	0.55
	1.56
	2.02

	
	2
	0.0016
	0.012
	0.048
	0.096
	0.54
	1.55
	2.04

	
	3
	0.0017
	0.011
	0.047
	0.097
	0.55
	1.56
	2.06

	
	4
	0.0018
	0.011
	0.048
	0.095
	0.54
	1.57
	2.04

	
	5
	0.0018
	0.012
	0.047
	0.092
	0.55
	1.54
	2.03

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00174
	0.0114
	0.0478
	0.0956
	0.546
	1.556
	2.038

	
	SD
	0.0000894
	0.000548
	0.000837
	0.00230
	0.00548
	0.0114
	0.0148

	
	RSD/%
	5.14
	4.81
	1.75
	2.40
	1.00
	0.73
	0.73

	
	Max
	0.0018
	0.012
	0.049
	0.098
	0.55
	1.57
	2.06

	
	Min
	0.0016
	0.011
	0.047
	0.092
	0.54
	1.54
	2.02

	
	Gmax
	0.671
	1.095
	1.434
	1.043
	0.730
	1.228
	1.486

	
	Gmin
	1.566
	0.730
	0.956
	1.565
	1.095
	1.404
	1.216

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-301


	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	17
	1
	0.00030
	0.0060
	0.023

	
	2
	0.00029
	0.0059
	0.022

	
	3
	0.00032
	0.0060
	0.023

	
	4
	0.00031
	0.0058
	0.022

	
	5
	0.00030
	0.0059
	0.022

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000304
	0.00592
	0.0224

	
	SD
	0.0000114
	0.0000837
	0.000548

	
	RSD/%
	3.75
	1.41
	2.45

	
	Max
	0.00032
	0.0060
	0.023

	
	Min
	0.00029
	0.0058
	0.022

	
	Gmax
	1.404
	0.956
	1.095

	
	Gmin
	1.228
	1.434
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-302

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	17
	1
	0.010
	0.025
	0.29

	
	2
	0.010
	0.025
	0.30

	
	3
	0.010
	0.026
	0.31

	
	4
	0.010
	0.025
	0.30

	
	5
	0.010
	0.026
	0.31

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.0100
	0.0254
	0.302

	
	SD
	0
	0.000548
	0.00837

	
	RSD/%
	0
	2.16
	2.77

	
	Max
	0.010
	0.026
	0.31

	
	Min
	0.010
	0.025
	0.29

	
	Gmax
	0
	1.095
	0.956

	
	Gmin
	0
	0.730
	1.434

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-303

	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	17
	1
	0.0064
	0.013
	0.45

	
	2
	0.0064
	0.014
	0.45

	
	3
	0.0063
	0.013
	0.45

	
	4
	0.0065
	0.013
	0.46

	
	5
	0.0064
	0.014
	0.46

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00640
	0.0134
	0.454

	
	SD
	0.0000707
	0.000548
	0.00548

	
	RSD/%
	1.10
	4.09
	1.21

	
	Max
	0.0065
	0.014
	0.46

	
	Min
	0.0063
	0.013
	0.45

	
	Gmax
	1.414
	1.095
	1.095

	
	Gmin
	1.414
	0.730
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-304


	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	17
	1
	0.0078
	0.040
	0.31

	
	2
	0.0079
	0.042
	0.32

	
	3
	0.0078
	0.043
	0.31

	
	4
	0.0079
	0.042
	0.32

	
	5
	0.0077
	0.041
	0.31

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00782
	0.0416
	0.314

	
	SD
	0.0000837
	0.00114
	0.00548

	
	RSD/%
	1.07
	2.74
	1.74

	
	Max
	0.0079
	0.043
	0.32

	
	Min
	0.0077
	0.040
	0.31

	
	Gmax
	0.956
	1.228
	1.095

	
	Gmin
	1.434
	1.404
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-305

	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	17
	1
	0.0027
	0.046
	0.20
	1.23
	2.12

	
	2
	0.0026
	0.045
	0.19
	1.24
	2.11

	
	3
	0.0025
	0.046
	0.20
	1.22
	2.13

	
	4
	0.0026
	0.047
	0.20
	1.23
	2.10

	
	5
	0.0025
	0.046
	0.20
	1.24
	2.12

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00258
	0.0460
	0.198
	1.232
	2.116

	
	SD
	0.0000837
	0.000707
	0.00447
	0.00837
	0.0114

	
	RSD/%
	3.24
	1.54
	2.26
	0.68
	0.54

	
	Max
	0.0027
	0.047
	0.20
	1.24
	2.13

	
	Min
	0.0025
	0.045
	0.19
	1.22
	2.10

	
	Gmax
	1.434
	1.414
	0.447
	0.956
	1.228

	
	Gmin
	0.956
	1.414
	1.790
	1.434
	1.404

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-306

	   实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	18
	1
	0.00016
	0.0021
	0.0063
	0.049
	0.55
	1.01
	1.96

	
	2
	0.00016
	0.0022
	0.0064
	0.050
	0.56
	1.01
	1.95

	
	3
	0.00017
	0.0022
	0.0064
	0.050
	0.55
	1.01
	1.96

	
	4
	0.00016
	0.0020
	0.0062
	0.050
	0.56
	1.01
	1.95

	
	5
	0.00017
	0.0022
	0.0062
	0.050
	0.55
	1.01
	1.95

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000164
	0.00214
	0.00630
	0.0498
	0.554
	1.01
	1.954

	
	SD
	0.00000548
	0.0000894
	0.000100
	0.000447
	0.00548
	0
	0.00548

	
	RSD/%
	3.34
	4.18
	1.59
	0.90
	0.99
	0
	0.28

	
	Max
	0.00017
	0.0022
	0.0064
	0.050
	0.56
	1.01
	1.96

	
	Min
	0.00016
	0.0020
	0.0062
	0.049
	0.55
	1.01
	1.95

	
	Gmax
	1.095
	0.671
	1.000
	0.447
	1.095
	0
	1.095

	
	Gmin
	0.730
	1.566
	1.000
	1.790
	0.730
	0
	0.730

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-307

	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	18
	1
	0.00047
	0.0033
	0.079
	0.96
	3.23
	5.90
	12.05
	16.44
	20.50

	
	2
	0.00049
	0.0030
	0.080
	0.99
	3.21
	5.92
	12.14
	16.48
	20.43

	
	3
	0.00048
	0.0029
	0.079
	0.97
	3.19
	5.81
	12.08
	16.38
	20.26

	
	4
	0.00045
	0.0029
	0.080
	0.97
	3.22
	5.84
	12.15
	16.37
	20.29

	
	5
	0.00046
	0.0031
	0.080
	0.99
	3.22
	5.87
	12.10
	16.44
	20.47

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00047
	0.00304
	0.0796
	0.976
	3.214
	5.868
	12.104
	16.422
	20.39

	
	SD
	0.0000158
	0.000167
	0.000547
	0.0134
	0.0152
	0.0444
	0.0416
	0.0460
	0.108

	
	RSD/%
	3.36 
	5.50 
	0.69 
	1.37 
	0.47 
	0.76 
	0.34 
	0.28
	0.53

	
	Max
	0.00049
	0.0033
	0.080
	0.99
	3.22
	5.92
	12.15
	16.48
	20.50

	
	Min
	0.00045
	0.0029
	0.079
	0.96
	3.19
	5.81
	12.05
	16.38
	20.26

	
	Gmax
	1.266 
	1.557 
	0.731 
	1.045 
	0.395 
	1.171 
	1.106 
	1.261 
	1.019 

	
	Gmin
	1.266 
	0.838 
	1.097 
	1.194 
	1.579 
	1.306 
	1.298 
	0.913 
	1.204 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-308


	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	18
	1
	0.00018
	0.0026
	0.052
	0.44

	
	2
	0.00019
	0.0026
	0.055
	0.44

	
	3
	0.00019
	0.0026
	0.054
	0.44

	
	4
	0.00018
	0.0024
	0.053
	0.44

	
	5
	0.00018
	0.0025
	0.054
	0.45

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000184
	0.00254
	0.0536
	0.442

	
	SD
	0.00000548
	0.0000894
	0.00114
	0.00447

	
	RSD/%
	2.98 
	3.52 
	2.13 
	1.01 

	
	Max
	0.00019
	0.0026
	0.055
	0.45

	
	Min
	0.00018
	0.0024
	0.052
	0.44

	
	Gmax
	1.095 
	0.671 
	1.228 
	1.790 

	
	Gmin
	0.730 
	1.566 
	1.404 
	0.447 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-309

	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	18
	1
	0.00014
	0.0026
	0.027

	
	2
	0.00015
	0.0026
	0.025

	
	3
	0.00014
	0.0026
	0.028

	
	4
	0.00014
	0.0026
	0.027

	
	5
	0.00015
	0.0025
	0.026

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	0.000144
	0.00258
	0.0266

	
	SD
	0.00000548
	0.0000447
	0.00114

	
	RSD/%
	3.80 
	1.73 
	4.29 

	
	Max
	0.00015
	0.0026
	0.028

	
	Min
	0.00014
	0.0025
	0.025

	
	Gmax
	1.095 
	0.447 
	1.228 

	
	Gmin
	0.730 
	1.790 
	1.404 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-310

	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


18
	1
	0.00014
	0.0042
	0.013
	0.26

	
	2
	0.00014
	0.0042
	0.013
	0.27

	
	3
	0.00015
	0.0043
	0.013
	0.27

	
	4
	0.00014
	0.0042
	0.013
	0.27

	
	5
	0.00014
	0.0041
	0.013
	0.27

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000142
	0.00420
	0.0130
	0.268

	
	SD
	0.00000447
	0.0000707
	0
	0.00447

	
	RSD/%
	3.15 
	1.68 
	0.00 
	1.67 

	
	Max
	0.00015
	0.0043
	0.013
	0.27

	
	Min
	0.00014
	0.0041
	0.013
	0.26

	
	Gmax
	1.790 
	1.414 
	0
	0.447 

	
	Gmin
	0.447 
	1.414 
	0
	1.790 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-311

	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	18
	1
	0.00013
	0.00060
	0.0079
	0.067
	0.20
	2.40
	3.96
	5.33

	
	2
	0.00013
	0.00050
	0.0078
	0.068
	0.20
	2.42
	3.89
	5.32

	
	3
	0.00012
	0.00053
	0.0079
	0.069
	0.19
	2.41
	3.91
	5.27

	
	4
	0.00012
	0.00048
	0.0082
	0.069
	0.19
	2.43
	3.97
	5.28

	
	5
	0.00013
	0.00055
	0.0080
	0.069
	0.19
	2.41
	3.95
	5.33

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000126
	0.000532
	0.00796
	0.0684
	0.194
	2.414
	3.936
	5.306

	
	SD
	0.00000548
	0.0000466
	0.000152
	0.000894
	0.00548
	0.0114
	0.0344
	0.0288

	
	RSD/%
	4.35 
	8.76 
	1.91 
	1.31 
	2.82 
	0.47 
	0.87 
	0.54 

	
	Max
	0.00013
	0.00060
	0.0082
	0.069
	0.20
	2.43
	3.97
	5.33

	
	Min
	0.00012
	0.00048
	0.0078
	0.067
	0.19
	2.40
	3.89
	5.27

	
	Gmax
	0.730 
	1.459 
	1.579 
	0.671 
	1.095 
	1.404 
	0.988 
	0.833 

	
	Gmin
	1.095 
	1.116 
	1.053 
	1.566 
	0.730 
	1.228 
	1.337 
	1.250 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-312

	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	18
	1
	0.00048
	0.0025
	0.030
	0.26
	0.51
	1.39
	2.52

	
	2
	0.00048
	0.0025
	0.030
	0.27
	0.52
	1.39
	2.51

	
	3
	0.00048
	0.0026
	0.030
	0.26
	0.52
	1.38
	2.50

	
	4
	0.00047
	0.0026
	0.029
	0.27
	0.51
	1.39
	2.55

	
	5
	0.00047
	0.0025
	0.030
	0.26
	0.54
	1.37
	2.52

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000476
	0.00254
	0.0298
	0.264
	0.520
	1.384
	2.520

	
	SD
	0.00000548
	0.0000548
	0.000447
	0.00548
	0.0122
	0.00894
	0.0187

	
	RSD/%
	1.15 
	2.16 
	1.50 
	2.07 
	2.36 
	0.65 
	0.74 

	
	Max
	0.00048
	0.0026
	0.030
	0.27
	0.54
	1.39
	2.55

	
	Min
	0.00047
	0.0025
	0.029
	0.26
	0.51
	1.37
	2.50

	
	Gmax
	0.730 
	1.095 
	0.447 
	1.095 
	1.639 
	0.671 
	1.604 

	
	Gmin
	1.095 
	0.730 
	1.790 
	0.730 
	0.820 
	1.566 
	1.070 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-313
	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	18
	1
	0.0080
	0.048
	0.96
	1.53
	3.29
	5.60

	
	2
	0.0071
	0.050
	0.96
	1.56
	3.22
	5.61

	
	3
	0.0074
	0.050
	0.93
	1.57
	3.15
	5.57

	
	4
	0.0073
	0.049
	0.94
	1.54
	3.24
	5.58

	
	5
	0.0073
	0.048
	0.96
	1.57
	3.20
	5.65

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00742
	0.0490
	0.950
	1.554
	3.220
	5.602

	
	SD
	0.000342
	0.00100
	0.0141
	0.0182
	0.0515
	0.0311

	
	RSD/%
	4.61 
	2.04 
	1.49 
	1.17 
	1.60 
	0.56 

	
	Max
	0.0080
	0.050
	0.96
	1.57
	3.29
	5.65

	
	Min
	0.0071
	0.048
	0.93
	1.53
	3.15
	5.57

	
	Gmax
	1.696 
	1.000 
	0.709 
	0.879 
	1.359 
	1.543 

	
	Gmin
	0.936 
	1.000 
	1.418 
	1.319 
	1.359 
	1.029 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-314
	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	18
	1
	0.00086
	0.0039
	0.033
	0.17

	
	2
	0.00087
	0.0039
	0.034
	0.18

	
	3
	0.00087
	0.0041
	0.035
	0.18

	
	4
	0.00087
	0.0040
	0.034
	0.18

	
	5
	0.00088
	0.0040
	0.034
	0.17

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000870
	0.00398
	0.0340
	0.176

	
	SD
	0.00000707
	0.0000837
	0.000707
	0.00548

	
	RSD/%
	0.81 
	2.10 
	2.08 
	3.11 

	
	Max
	0.00088
	0.0041
	0.035
	0.18

	
	Min
	0.00086
	0.0039
	0.033
	0.17

	
	Gmax
	1.414 
	1.434 
	1.414 
	0.730 

	
	Gmin
	1.414 
	0.956 
	1.414 
	1.095 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-315
	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	18
	1
	0.0031
	0.035
	0.55

	
	2
	0.0031
	0.036
	0.54

	
	3
	0.0032
	0.037
	0.55

	
	4
	0.0031
	0.035
	0.54

	
	5
	0.0031
	0.035
	0.54

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00312
	0.0356
	0.544

	
	SD
	0.0000447
	0.000894
	0.00548

	
	RSD/%
	1.43 
	2.51 
	1.01 

	
	Max
	0.0032
	0.037
	0.55

	
	Min
	0.0031
	0.035
	0.54

	
	Gmax
	1.790 
	1.566 
	1.095 

	
	Gmin
	0.447 
	0.671 
	0.730 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-316

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	18
	1
	0.0021
	0.012
	0.57
	1.05
	1.57

	
	2
	0.0019
	0.012
	0.57
	1.04
	1.58

	
	3
	0.0021
	0.012
	0.56
	1.04
	1.56

	
	4
	0.0021
	0.012
	0.57
	1.05
	1.56

	
	5
	0.0021
	0.012
	0.58
	1.05
	1.60

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00206
	0.0120
	0.570
	1.046
	1.574

	
	SD
	0.0000894
	0
	0.00707
	0.00548
	0.0167

	
	RSD/%
	4.34 
	0.00 
	1.24 
	0.52 
	1.06 

	
	Max
	0.0021
	0.012
	0.58
	1.05
	1.60

	
	Min
	0.0019
	0.012
	0.56
	1.04
	1.56

	
	Gmax
	0.447 
	0
	1.414 
	0.730 
	1.557 

	
	Gmin
	1.790 
	0
	1.414 
	1.095 
	0.838 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-317


	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	18
	1
	0.0045
	0.031
	0.21

	
	2
	0.0045
	0.030
	0.21

	
	3
	0.0045
	0.031
	0.21

	
	4
	0.0046
	0.031
	0.21

	
	5
	0.0046
	0.031
	0.21

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00454
	0.0308
	0.210

	
	SD
	0.0000548
	0.000447
	0

	
	RSD/%
	1.21 
	1.45 
	0.00 

	
	Max
	0.0046
	0.031
	0.21

	
	Min
	0.0045
	0.030
	0.21

	
	Gmax
	1.095 
	0.447 
	0

	
	Gmin
	0.730 
	1.790 
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-318


	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	18
	1
	0.0014
	0.012
	0.044
	0.083
	0.51
	1.31
	1.90

	
	2
	0.0015
	0.012
	0.045
	0.082
	0.51
	1.33
	1.92

	
	3
	0.0015
	0.011
	0.044
	0.084
	0.51
	1.31
	1.90

	
	4
	0.0014
	0.011
	0.043
	0.084
	0.51
	1.34
	1.92

	
	5
	0.0015
	0.011
	0.044
	0.083
	0.52
	1.33
	1.93

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00146
	0.0114
	0.0440
	0.0832
	0.512
	1.324
	1.914

	
	SD
	0.0000547
	0.000548
	0.000707
	0.000837
	0.00447
	0.0134
	0.0134

	
	RSD/%
	3.75 
	4.80 
	1.61 
	1.01 
	0.87 
	1.01 
	0.70 

	
	Max
	0.0015
	0.012
	0.045
	0.084
	0.52
	1.34
	1.93

	
	Min
	0.0014
	0.011
	0.043
	0.082
	0.51
	1.31
	1.90

	
	Gmax
	0.731 
	1.095 
	1.414 
	0.956 
	1.790 
	1.194 
	1.194 

	
	Gmin
	1.097 
	0.730 
	1.414 
	1.434 
	0.447 
	1.045 
	1.045 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-319

	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	18
	1
	0.00038
	0.0055
	0.023

	
	2
	0.00038
	0.0048
	0.024

	
	3
	0.00037
	0.0059
	0.024

	
	4
	0.00038
	0.0059
	0.024

	
	5
	0.00037
	0.0057
	0.024

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000376
	0.00556
	0.0238

	
	SD
	0.00000548
	0.000456
	0.000447

	
	RSD/%
	1.46 
	8.20 
	1.88 

	
	Max
	0.00038
	0.0059
	0.024

	
	Min
	0.00037
	0.0048
	0.023

	
	Gmax
	0.730 
	0.746 
	0.447 

	
	Gmin
	1.095 
	1.667 
	1.790 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-320

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	18
	1
	0.010
	0.026
	0.32

	
	2
	0.010
	0.026
	0.32

	
	3
	0.011
	0.026
	0.33

	
	4
	0.010
	0.026
	0.32

	
	5
	0.010
	0.027
	0.32

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.0102
	0.0262
	0.322

	
	SD
	0.000447
	0.000447
	0.00447

	
	RSD/%
	4.38 
	1.71 
	1.39 

	
	Max
	0.011
	0.027
	0.33

	
	Min
	0.010
	0.026
	0.32

	
	Gmax
	1.790 
	1.790 
	1.790 

	
	Gmin
	0.447 
	0.447 
	0.447 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-321
	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	18
	1
	0.0059
	0.012
	0.41

	
	2
	0.0058
	0.012
	0.40

	
	3
	0.0059
	0.012
	0.40

	
	4
	0.0059
	0.012
	0.40

	
	5
	0.0059
	0.012
	0.40

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00588
	0.012
	0.402

	
	SD
	0.0000447
	0
	0.00447

	
	RSD/%
	0.76 
	0.00 
	1.11 

	
	Max
	0.0059
	0.012
	0.41

	
	Min
	0.0058
	0.012
	0.40

	
	Gmax
	0.447 
	0
	1.790 

	
	Gmin
	1.790 
	0
	0.447 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-322

	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	18
	1
	0.0075
	0.027
	0.25

	
	2
	0.0074
	0.029
	0.26

	
	3
	0.0074
	0.028
	0.26

	
	4
	0.0075
	0.029
	0.25

	
	5
	0.0076
	0.028
	0.26

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00748
	0.0282
	0.256

	
	SD
	0.0000837
	0.000837
	0.00548

	
	RSD/%
	1.12 
	2.97 
	2.14 

	
	Max
	0.0076
	0.029
	0.26

	
	Min
	0.0074
	0.027
	0.25

	
	Gmax
	1.434 
	0.956 
	0.730 

	
	Gmin
	0.956 
	1.434 
	1.095 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-323

	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	18
	1
	0.0023
	0.045
	0.19
	1.13
	1.95

	
	2
	0.0023
	0.043
	0.20
	1.15
	1.96

	
	3
	0.0022
	0.043
	0.19
	1.15
	1.96

	
	4
	0.0024
	0.045
	0.19
	1.13
	1.99

	
	5
	0.0023
	0.044
	0.21
	1.14
	1.98

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00230
	0.0440
	0.196
	1.140
	1.968

	
	SD
	0.0000707
	0.00100
	0.00894
	0.01
	0.0164

	
	RSD/%
	3.07 
	2.27 
	4.56 
	0.88 
	0.83 

	
	Max
	0.0024
	0.045
	0.21
	1.15
	1.99

	
	Min
	0.0022
	0.043
	0.19
	1.13
	1.95

	
	Gmax
	1.414 
	1.000 
	1.566 
	1.000 
	1.341 

	
	Gmin
	1.414 
	1.000 
	0.671 
	1.000 
	1.098 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-324



	 实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	19
	1
	0.00023
	0.0026
	0.0062
	0.048
	0.53
	1.05
	1.98

	
	2
	0.00022
	0.0028
	0.0063
	0.047
	0.53
	1.05
	1.99

	
	3
	0.00021
	0.0026
	0.0058
	0.048
	0.53
	1.04
	1.98

	
	4
	0.00022
	0.0025
	0.0061
	0.048
	0.53
	1.06
	1.98

	
	5
	0.00023
	0.0026
	0.0063
	0.048
	0.52
	1.06
	1.99

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000222
	0.00262
	0.00614
	0.0478
	0.528
	1.052
	1.984

	
	SD
	0.00000837
	0.000110
	0.000207
	0.000447
	0.00447
	0.00837
	0.00548

	
	RSD/%
	3.77
	4.18
	3.38
	0.94
	0.85
	0.80
	0.28

	
	Max
	0.00023
	0.0028
	0.0063
	0.048
	0.53
	1.06
	1.99

	
	Min
	0.00021
	0.0025
	0.0058
	0.047
	0.52
	1.04
	1.98

	
	Gmax
	0.956 
	1.636 
	0.773 
	0.447 
	0.447 
	0.956 
	1.095 

	
	Gmin
	1.434 
	1.091 
	1.643 
	1.790 
	1.790 
	1.434 
	0.730 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-325

	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	19
	1
	0.00036
	0.0030
	0.073
	0.96
	3.06
	5.78
	12.12
	16.43
	20.28

	
	2
	0.00024
	0.0030
	0.072
	0.98
	3.03
	5.77
	12.15
	16.32
	20.38

	
	3
	0.00043
	0.0032
	0.076
	0.95
	3.03
	5.74
	12.10
	16.32
	20.41

	
	4
	0.00031
	0.0030
	0.072
	0.97
	3.05
	5.77
	12.14
	16.40
	20.33

	
	5
	0.00024
	0.0031
	0.072
	0.96
	3.03
	5.75
	12.09
	16.32
	20.41

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000316
	0.00306
	0.0730
	0.964
	3.040
	5.762
	12.120
	16.358
	20.362

	
	SD
	0.0000814
	0.0000894
	0.00173
	0.0114
	0.0141
	0.0164
	0.0255
	0.0531
	0.0563

	
	RSD/%
	25.77
	2.92
	2.37
	1.18
	0.47
	0.29
	0.21
	0.32
	0.28

	
	Max
	0.00043
	0.0032
	0.076
	0.98
	3.06
	5.78
	12.15
	16.43
	20.41

	
	Min
	0.00024
	0.0030
	0.072
	0.95
	3.03
	5.74
	12.09
	16.32
	20.28

	
	Gmax
	1.400 
	1.566 
	1.734 
	1.404 
	1.418 
	1.098 
	1.176 
	1.356 
	0.853 

	
	Gmin
	0.934 
	0.671 
	0.578 
	1.228 
	0.709 
	1.341 
	1.176 
	0.716 
	1.456 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-326
	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	19
	1
	0.00018
	0.0024
	0.051
	0.47

	
	2
	0.00017
	0.0024
	0.051
	0.48

	
	3
	0.00018
	0.0023
	0.052
	0.48

	
	4
	0.00017
	0.0024
	0.052
	0.47

	
	5
	0.00017
	0.0023
	0.052
	0.47

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000174
	0.00236
	0.0516
	0.474

	
	SD
	0.00000548
	0.0000548
	0.000548
	0.00548

	
	RSD/%
	3.15
	2.32
	1.06
	1.16

	
	Max
	0.00018
	0.0024
	0.052
	0.48

	
	Min
	0.00017
	0.0023
	0.051
	0.47

	
	Gmax
	1.095 
	0.730 
	0.730 
	1.095 

	
	Gmin
	0.730 
	1.095 
	1.095 
	0.730 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-327

	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	19
	1
	0.00015
	0.0026
	0.028

	
	2
	0.00014
	0.0025
	0.029

	
	3
	0.00013
	0.0026
	0.030

	
	4
	0.00014
	0.0026
	0.031

	
	5
	0.00015
	0.0025
	0.030

	
	测定次数n
	5
	5
	5 

	
	平均值
	0.000142
	0.00256
	0.0296

	
	SD
	0.00000837
	0.0000548
	0.00114

	
	RSD/%
	5.89
	2.14
	3.85

	
	Max
	0.00015
	0.0026
	0.031

	
	Min
	0.00013
	0.0025
	0.028

	
	Gmax
	0.956 
	0.730 
	1.228 

	
	Gmin
	1.434 
	1.095 
	1.404 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-328

	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	


19
	1
	0.00021
	0.0046
	0.012
	0.26

	
	2
	0.00020
	0.0045
	0.012
	0.27

	
	3
	0.00025
	0.0039
	0.012
	0.27

	
	4
	0.00023
	0.0039
	0.011
	0.26

	
	5
	0.00020
	0.0038
	0.011
	0.25

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000218
	0.00414
	0.0116
	0.262

	
	SD
	0.0000217
	0.000378
	0.000548
	0.00837

	
	RSD/%
	9.94
	9.13
	4.72
	3.19

	
	Max
	0.00025
	0.0046
	0.012
	0.27

	
	Min
	0.00020
	0.0038
	0.011
	0.25

	
	Gmax
	1.475 
	1.217 
	0.730 
	0.956 

	
	Gmin
	0.829 
	0.899 
	1.095 
	1.434 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-329


	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	19
	1
	0.00021
	0.00063
	0.0084
	0.068
	0.19
	2.48
	3.99
	5.23

	
	2
	0.00025
	0.00065
	0.0084
	0.068
	0.19
	2.50
	3.99
	5.18

	
	3
	0.00019
	0.00063
	0.0082
	0.069
	0.19
	2.46
	3.96
	5.19

	
	4
	0.00018
	0.00060
	0.0084
	0.069
	0.19
	2.48
	3.98
	5.27

	
	5
	0.00014
	0.00060
	0.0083
	0.069
	0.19
	2.48
	3.95
	5.23

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000194
	0.000622
	0.00834
	0.0686
	0.190
	2.480
	3.974
	5.220

	
	SD
	0.0000404
	0.0000217
	0.0000894
	0.000548
	0
	0.0141
	0.0182
	0.0361

	
	RSD/%
	20.81
	3.49
	1.07
	0.80
	0.00
	0.57
	0.46
	0.69

	
	Max
	0.00025
	0.00065
	0.0084
	0.069
	0.19
	2.50
	3.99
	5.27

	
	Min
	0.00014
	0.00060
	0.0082
	0.068
	0.19
	2.46
	3.95
	5.18

	
	Gmax
	1.386 
	1.290 
	0.671 
	0.730 
	0
	1.418 
	0.879 
	1.385 

	
	Gmin
	1.337 
	1.014 
	1.566 
	1.095 
	0
	1.418 
	1.319 
	1.108 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-330


	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	19
	1
	0.00047
	0.0025
	0.030
	0.29
	0.54
	1.45
	2.47

	
	2
	0.00047
	0.0025
	0.030
	0.29
	0.54
	1.44
	2.48

	
	3
	0.00048
	0.0026
	0.030
	0.29
	0.54
	1.46
	2.48

	
	4
	0.00050
	0.0025
	0.030
	0.28
	0.53
	1.47
	2.50

	
	5
	0.00050
	0.0026
	0.029
	0.28
	0.54
	1.44
	2.51

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000484
	0.00254
	0.0298
	0.286
	0.538
	1.452
	2.488

	
	SD
	0.0000152
	0.0000548
	0.000447
	0.00548
	0.00447
	0.0130
	0.0164

	
	RSD/%
	3.13
	2.16
	1.50
	1.92
	0.83
	0.90
	0.66

	
	Max
	0.00050
	0.0026
	0.030
	0.29
	0.54
	1.47
	2.51

	
	Min
	0.00047
	0.0025
	0.029
	0.28
	0.53
	1.44
	2.47

	
	Gmax
	1.053 
	1.095 
	0.447 
	0.730 
	0.447 
	1.385 
	1.341 

	
	Gmin
	0.921 
	0.730 
	1.790 
	1.095 
	1.790 
	0.923 
	1.098 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-331

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	19
	1
	0.0080
	0.052
	0.98
	1.58
	3.11
	5.51

	
	2
	0.0080
	0.052
	0.99
	1.62
	3.12
	5.52

	
	3
	0.0082
	0.051
	1.01
	1.58
	3.10
	5.49

	
	4
	0.0080
	0.051
	0.98
	1.58
	3.09
	5.48

	
	5
	0.0081
	0.050
	1.00
	1.58
	3.10
	5.50

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00806
	0.0512
	0.992
	1.588
	3.104
	5.500

	
	SD
	0.0000894
	0.000837
	0.0130
	0.0179
	0.0114
	0.0158

	
	RSD/%
	1.11
	1.63
	1.31
	1.13
	0.37
	0.29

	
	Max
	0.0082
	0.052
	1.01
	1.62
	3.12
	5.52

	
	Min
	0.0080
	0.050
	0.98
	1.58
	3.09
	5.48

	
	Gmax
	1.566 
	0.956 
	1.385 
	1.788 
	1.404 
	1.266 

	
	Gmin
	0.671 
	1.434 
	0.923 
	0.447 
	1.228 
	1.266 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-332

	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	19
	1
	0.00073
	0.0033
	0.030
	0.16

	
	2
	0.00076
	0.0034
	0.029
	0.15

	
	3
	0.00073
	0.0034
	0.029
	0.17

	
	4
	0.00074
	0.0034
	0.030
	0.16

	
	5
	0.00076
	0.0034
	0.030
	0.17

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000744
	0.00338
	0.0296
	0.162

	
	SD
	0.0000152
	0.0000447
	0.000548
	0.00837

	
	RSD/%
	2.04
	1.32
	1.85
	5.16

	
	Max
	0.00076
	0.0034
	0.030
	0.17

	
	Min
	0.00073
	0.0033
	0.029
	0.15

	
	Gmax
	1.053 
	0.447 
	0.730 
	0.956 

	
	Gmin
	0.921 
	1.790 
	1.095 
	1.434 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-333

	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	19
	1
	0.0031
	0.035
	0.49

	
	2
	0.0031
	0.034
	0.50

	
	3
	0.0031
	0.034
	0.55

	
	4
	0.0032
	0.035
	0.55

	
	5
	0.0031
	0.034
	0.52

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00312
	0.0344
	0.522

	
	SD
	0.0000447
	0.000548
	0.0277

	
	RSD/%
	1.43
	1.59
	5.32

	
	Max
	0.0032
	0.035
	0.55

	
	Min
	0.0031
	0.034
	0.49

	
	Gmax
	1.790 
	1.095 
	1.011 

	
	Gmin
	0.447 
	0.730 
	1.155 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-334

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25

	19
	1
	0.0020
	0.011
	0.55
	1.04

	
	2
	0.0021
	0.012
	0.56
	1.05

	
	3
	0.0020
	0.011
	0.57
	1.06

	
	4
	0.0021
	0.012
	0.57
	1.05

	
	5
	0.0021
	0.012
	0.55
	1.04

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00206
	0.0116
	0.560
	1.048

	
	SD
	0.0000548
	0.000548
	0.0100
	0.00837

	
	RSD/%
	2.66
	4.72
	1.79
	0.80

	
	Max
	0.0021
	0.012
	0.57
	1.06

	
	Min
	0.0020
	0.011
	0.55
	1.04

	
	Gmax
	0.730 
	0.730 
	1.000 
	1.434 

	
	Gmin
	1.095 
	1.095 
	1.000 
	0.956 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-335

	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	19
	1
	0.0040
	0.028
	0.21

	
	2
	0.0040
	0.028
	0.21

	
	3
	0.0040
	0.028
	0.21

	
	4
	0.0041
	0.028
	0.21

	
	5
	0.0040
	0.029
	0.21

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00402
	0.0282
	0.210

	
	SD
	0.0000447
	0.000447
	0

	
	RSD/%
	1.11
	1.58
	0

	
	Max
	0.0041
	0.029
	0.21

	
	Min
	0.0040
	0.028
	0.21

	
	Gmax
	1.790 
	1.790 
	0

	
	Gmin
	0.447 
	0.447 
	0

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-336

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	19
	1
	0.0016
	0.011
	0.050
	0.12
	0.52
	1.51
	2.09

	
	2
	0.0016
	0.011
	0.050
	0.12
	0.52
	1.53
	2.11

	
	3
	0.0016
	0.012
	0.049
	0.13
	0.54
	1.56
	2.08

	
	4
	0.0015
	0.011
	0.049
	0.12
	0.54
	1.50
	2.10

	
	5
	0.0015
	0.011
	0.049
	0.13
	0.54
	1.52
	2.10

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00156
	0.0112
	0.0494
	0.124
	0.532
	1.524
	2.096

	
	SD
	0.0000548
	0.000447
	0.000548
	0.00548
	0.0110
	0.0230
	0.0114

	
	RSD/%
	3.51 
	3.99 
	1.11 
	4.42 
	2.06 
	1.51 
	0.54 

	
	Max
	0.0016
	0.012
	0.050
	0.13
	0.54
	1.56
	2.11

	
	Min
	0.0015
	0.011
	0.049
	0.12
	0.52
	1.50
	2.08

	
	Gmax
	0.730 
	1.790 
	1.095 
	1.095 
	0.727 
	1.565 
	1.228 

	
	Gmin
	1.095 
	0.447 
	0.730 
	0.730 
	1.091 
	1.043 
	1.404 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-337


	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	19
	1
	0.00034
	0.0055
	0.024

	
	2
	0.00031
	0.0056
	0.024

	
	3
	0.00033
	0.0057
	0.023

	
	4
	0.00036
	0.0057
	0.024

	
	5
	0.00030
	0.0056
	0.024

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.000328
	0.00562
	0.0238

	
	SD
	0.0000239
	0.0000837
	0.000447

	
	RSD/%
	7.28 
	1.49 
	1.88 

	
	Max
	0.00036
	0.0057
	0.024

	
	Min
	0.00031
	0.0056
	0.023

	
	Gmax
	1.339 
	0.956 
	0.447 

	
	Gmin
	0.753 
	0.239 
	1.790 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-338

	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	19
	1
	0.0094
	0.025
	0.30

	
	2
	0.0094
	0.026
	0.31

	
	3
	0.0092
	0.025
	0.30

	
	4
	0.0092
	0.025
	0.32

	
	5
	0.0092
	0.026
	0.31

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00928
	0.0254
	0.308

	
	SD
	0.000109545
	0.000547723
	0.0083666

	
	RSD/%
	1.18 
	2.16 
	2.72 

	
	Max
	0.0094
	0.026
	0.32

	
	Min
	0.0092
	0.025
	0.30

	
	Gmax
	1.095 
	1.095 
	1,434

	
	Gmin
	0.730 
	0.730 
	0.956 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-339

	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	19
	1
	0.0064
	0.013
	0.44

	
	2
	0.0064
	0.013
	0.45

	
	3
	0.0065
	0.014
	0.45

	
	4
	0.0065
	0.014
	0.46

	
	5
	0.0065
	0.014
	0.46

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00646
	0.0136
	0.452

	
	SD
	0.00005478
	0.000548
	0.00837

	
	RSD/%
	0.85 
	4.03 
	1.85 

	
	Max
	0.0065
	0.014
	0.46

	
	Min
	0.0064
	0.013
	0.45

	
	Gmax
	0.730 
	0.730 
	0.956 

	
	Gmin
	1.095 
	1.095 
	0.239 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-340

	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	19
	1
	0.0082
	0.039
	0.30

	
	2
	0.0083
	0.039
	0.29

	
	3
	0.0082
	0.037
	0.29

	
	4
	0.0084
	0.037
	0.29

	
	5
	0.0083
	0.039
	0.29

	
	测定次数n
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00828
	0.0382
	0.292

	
	SD
	0.0000837
	0.00110
	0.00447

	
	RSD/%
	1.01 
	2.87 
	1.53 

	
	Max
	0.0084
	0.039
	0.30

	
	Min
	0.0082
	0.037
	0.29

	
	Gmax
	1.434 
	0.727 
	1.790 

	
	Gmin
	0.956 
	1.091 
	0.447 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-341

	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	19
	1
	0.0022
	0.045
	0.19
	1.21
	2.06

	
	2
	0.0024
	0.045
	0.19
	1.22
	2.05

	
	3
	0.0024
	0.046
	0.19
	1.23
	2.05

	
	4
	0.0022
	0.046
	0.19
	1.20
	2.06

	
	5
	0.0024
	0.045
	0.20
	1.20
	2.06

	
	测定次数n
	5
	5
	5
	5
	5

	
	平均值
	0.00232
	0.0454
	0.192
	1.212
	2.056

	
	SD
	0.000110
	0.000548
	0.00447
	0.0130
	0.00548

	
	RSD/%
	4.72 
	1.21 
	2.33 
	1.08 
	0.27 

	
	Max
	0.0024
	0.046
	0.20
	1.23
	2.06

	
	Min
	0.0022
	0.045
	0.19
	1.20
	2.05

	
	Gmax
	0.727 
	1.095 
	1.790 
	1.385 
	0.730 

	
	Gmin
	1.091 
	0.730 
	0.447 
	0.923 
	1.095 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




	实验室i
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	20
	1
	0.00021
	0.0019
	0.0065
	0.050
	0.55
	1.05
	2.03

	
	2
	0.00019
	0.0023
	0.0068
	0.048
	0.53
	1.06
	1.98

	
	3
	0.00022
	0.0021
	0.0069
	0.047
	0.54
	1.08
	2.01

	
	4
	0.00019
	0.0024
	0.0066
	0.048
	0.53
	1.02
	1.97

	
	5
	0.00020
	0.0022
	0.0069
	0.047
	0.55
	1.06
	2.04

	
	6
	0.00020
	0.0019
	0.0068
	0.049
	0.54
	1.08
	1.99

	
	7
	0.00022
	0.0020
	0.0067
	0.049
	0.56
	1.05
	2.01

	
	8
	0.00020
	0.0022
	0.0069
	0.051
	0.54
	1.07
	2.03

	
	9
	0.00019
	0.0023
	0.0067
	0.048
	0.53
	1.02
	1.98

	
	10
	0.00021
	0.0024
	0.0068
	0.049
	0.54
	1.04
	1.97

	
	11
	0.00019
	0.0020
	0.0069
	0.050
	0.53
	1.03
	2.05

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000202
	0.00215
	0.00677
	0.0487
	0.540
	1.051
	2.005

	
	SD
	0.0000117
	0.00018
	0.000135
	0.00127
	0.0100
	0.0217
	0.0291

	
	RSD/%
	5.79 
	8.37 
	1.99 
	2.61 
	1.85 
	2.06 
	1.45 

	
	Max
	0.00022
	0.0024
	0.0069
	0.051
	0.56
	1.08
	2.05

	
	Min
	0.00019
	0.0019
	0.0065
	0.047
	0.53
	1.02
	1.97

	
	Gmax
	1.538 
	1.389 
	0.963 
	1.811 
	2.000 
	1.336 
	1.546 

	
	Gmin
	1.026 
	1.389 
	2.000 
	1.339 
	1.000 
	1.429 
	1.203 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-342


	实验室i
	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	20
	1
	0.00032
	0.0033
	0.072
	0.92
	2.92
	5.86
	12.25
	16.52
	20.47

	
	2
	0.00031
	0.0025
	0.070
	0.95
	2.94
	5.79
	12.18
	16.39
	20.35

	
	3
	0.00035
	0.0029
	0.075
	0.93
	3.03
	5.81
	12.21
	16.48
	20.46

	
	4
	0.00034
	0.0032
	0.076
	0.94
	2.98
	5.83
	12.26
	16.49
	20.24

	
	5
	0.00033
	0.0028
	0.072
	0.91
	2.94
	5.91
	12.14
	16.51
	20.26

	
	6
	0.00034
	0.0027
	0.071
	0.94
	2.95
	5.87
	12.18
	16.38
	20.41

	
	7
	0.00037
	0.0031
	0.073
	0.95
	2.95
	5.88
	12.17
	16.44
	20.56

	
	8
	0.00035
	0.0026
	0.073
	0.94
	2.93
	5.84
	12.23
	16.46
	20.53

	
	9
	0.00034
	0.0028
	0.071
	0.95
	2.96
	5.89
	12.22
	16.43
	20.43

	
	10
	0.00033
	0.0032
	0.074
	0.92
	3.02
	5.78
	12.16
	16.39
	20.29

	
	11
	0.00036
	0.0028
	0.072
	0.93
	2.97
	5.88
	12.19
	16.42
	20.37

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000340
	0.00290
	0.0726
	0.935
	2.963
	5.849
	12.199
	16.446
	20.397

	
	SD
	0.0000173
	0.000265
	0.00180
	0.0137
	0.0352
	0.0425
	0.0381
	0.0495
	0.106

	
	RSD/%
	5.09 
	9.14 
	2.48 
	1.47 
	1.19 
	0.73 
	0.31 
	0.30 
	0.52 

	
	Max
	0.00037
	0.0033
	0.076
	0.95
	3.03
	5.91
	12.26
	16.52
	20.56

	
	Min
	0.00031
	0.0025
	0.07
	0.91
	2.92
	5.78
	12.14
	16.38
	20.24

	
	Gmax
	1.734 
	1.509 
	1.889 
	1.095 
	1.903 
	1.435 
	1.601 
	1.495 
	1.538 

	
	Gmin
	1.734 
	1.509 
	1.444 
	1.825 
	1.222 
	1.624 
	1.549 
	1.333 
	1.481 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-343


	实验室i
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	20
	1
	0.00019
	0.0028
	0.056
	0.45

	
	2
	0.00016
	0.0029
	0.057
	0.48

	
	3
	0.00015
	0.0025
	0.055
	0.47

	
	4
	0.00017
	0.0028
	0.058
	0.46

	
	5
	0.00019
	0.0026
	0.057
	0.44

	
	6
	0.00018
	0.0027
	0.056
	0.45

	
	7
	0.00017
	0.0028
	0.055
	0.46

	
	8
	0.00016
	0.0027
	0.056
	0.45

	
	9
	0.00018
	0.0026
	0.057
	0.44

	
	10
	0.00018
	0.0026
	0.058
	0.47

	
	11
	0.00017
	0.0028
	0.057
	0.43

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000173
	0.00271
	0.0565
	0.455

	
	SD
	0.0000127
	0.000122
	0.00104
	0.0151

	
	RSD/%
	7.34 
	4.50 
	1.84 
	3.32 

	
	Max
	0.00019
	0.0029
	0.058
	0.48

	0
	Min
	0.00015
	0.0025
	0.055
	0.43

	
	Gmax
	1.339 
	1.557 
	1.442 
	1.656 

	
	Gmin
	1.811 
	1.721 
	1.442 
	1.656 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常




附表 2-344

	实验室i
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	20
	1
	0.00015
	0.0023
	0.031

	
	2
	0.00014
	0.0025
	0.028

	
	3
	0.00013
	0.0026
	0.026

	
	4
	0.00017
	0.0024
	0.028

	
	5
	0.00018
	0.0026
	0.032

	
	6
	0.00016
	0.0028
	0.028

	
	7
	0.00015
	0.0024
	0.025

	
	8
	0.00017
	0.0025
	0.026

	0
	9
	0.00014
	0.0027
	0.027

	
	10
	0.00016
	0.0028
	0.029

	
	11
	0.00017
	0.0028
	0.030

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000156
	0.00258
	0.0282

	
	SD
	0.0000157
	0.000178
	0.00218

	
	RSD/%
	10.06 
	6.90 
	7.73 

	
	Max
	0.00018
	0.0028
	0.032

	
	Min
	0.00013
	0.0023
	0.025

	
	Gmax
	1.529 
	1.236 
	1.743 

	
	Gmin
	1.656 
	1.573 
	1.468 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-345


	实验室i
	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	20
	1
	0.00015
	0.0042
	0.013
	0.27

	
	2
	0.00014
	0.0045
	0.011
	0.26

	
	3
	0.00016
	0.0040
	0.013
	0.28

	
	4
	0.00017
	0.0045
	0.012
	0.28

	
	5
	0.00016
	0.0042
	0.012
	0.27

	
	6
	0.00015
	0.0043
	0.012
	0.28

	
	7
	0.00014
	0.0041
	0.011
	0.27

	
	8
	0.00016
	0.0042
	0.013
	0.26

	
	9
	0.00015
	0.0043
	0.013
	0.28

	
	10
	0.00016
	0.0044
	0.012
	0.27

	
	11
	0.00014
	0.0043
	0.011
	0.27

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000153
	0.00427
	0.0121
	0.272

	
	SD
	0.0000101
	0.000156
	0.000831
	0.00751

	
	RSD/%
	6.60 
	3.65 
	6.87 
	2.76 

	
	Max
	0.00017
	0.0045
	0.013
	0.28

	
	Min
	0.00014
	0.0040
	0.011
	0.26

	
	Gmax
	1.683 
	1.474 
	1.083 
	1.065 

	
	Gmin
	1.287 
	1.731 
	1.324 
	1.598 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-346

	实验室i
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	20
	1
	0.00015
	0.00058
	0.0077
	0.068
	0.23
	2.52
	4.05
	5.18

	
	2
	0.00012
	0.00055
	0.0079
	0.069
	0.18
	2.47
	4.01
	5.12

	
	3
	0.00012
	0.00059
	0.0082
	0.070
	0.22
	2.49
	4.09
	5.26

	
	4
	0.00014
	0.00056
	0.0079
	0.066
	0.18
	2.54
	4.05
	5.24

	
	5
	0.00013
	0.00056
	0.0078
	0.068
	0.21
	2.56
	4.06
	5.16

	
	6
	0.00014
	0.00057
	0.0080
	0.069
	0.19
	2.46
	4.02
	5.26

	
	7
	0.00016
	0.00058
	0.0081
	0.067
	0.22
	2.53
	4.08
	5.09

	
	8
	0.00011
	0.00056
	0.0080
	0.068
	0.19
	2.55
	4.06
	5.19

	
	9
	0.00011
	0.00057
	0.0078
	0.066
	0.21
	2.49
	4.04
	5.23

	
	10
	0.00013
	0.00055
	0.0081
	0.068
	0.23
	2.51
	4.06
	5.17

	
	11
	0.00014
	0.00056
	0.0079
	0.069
	0.20
	2.50
	4.05
	5.15

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000132
	0.000566
	0.00795
	0.0680
	0.205
	2.511
	4.052
	5.186

	
	SD
	0.0000160
	0.0000129
	0.000151
	0.00126
	0.0186
	0.0324
	0.0232
	0.0563

	
	RSD/%
	12.12 
	2.28 
	1.90 
	1.85 
	9.07 
	1.29 
	0.57 
	1.09 

	
	Max
	0.00016
	0.00059
	0.0082
	0.07
	0.23
	2.56
	4.09
	5.26

	
	Min
	0.00011
	0.00055
	0.0077
	0.066
	0.18
	2.46
	4.01
	5.09

	
	Gmax
	1.750 
	1.860 
	1.656 
	1.587 
	1.344 
	1.512 
	1.638 
	1.314 

	
	Gmin
	1.375 
	1.240 
	1.656 
	1.587 
	1.344 
	1.574 
	1.810 
	1.705 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-347

	实验室i
	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	20
	1
	0.00045
	0.0026
	0.034
	0.29
	0.53
	1.55
	2.65

	
	2
	0.00052
	0.0027
	0.033
	0.31
	0.56
	1.51
	2.59

	
	3
	0.00046
	0.0026
	0.035
	0.28
	0.52
	1.49
	2.61

	
	4
	0.00049
	0.0029
	0.032
	0.26
	0.55
	1.53
	2.63

	
	5
	0.00053
	0.0027
	0.033
	0.27
	0.56
	1.53
	2.60

	
	6
	0.00047
	0.0028
	0.035
	0.28
	0.54
	1.52
	2.57

	
	7
	0.00049
	0.0026
	0.034
	0.29
	0.53
	1.54
	2.59

	
	8
	0.00051
	0.0025
	0.035
	0.25
	0.52
	1.52
	2.58

	
	9
	0.00048
	0.0027
	0.033
	0.27
	0.54
	1.49
	2.62

	
	10
	0.00046
	0.0029
	0.031
	0.31
	0.55
	1.51
	2.64

	
	11
	0.00042
	0.0027
	0.032
	0.27
	0.53
	1.45
	2.58

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000480
	0.00270
	0.0334
	0.280
	0.539
	1.513
	2.605

	
	SD
	0.0000326
	0.000126
	0.00136
	0.0190
	0.0145
	0.0280
	0.0266

	
	RSD/%
	6.79 
	4.67 
	4.07 
	6.79 
	2.69 
	1.85 
	1.02 

	
	Max
	0.00053
	0.0029
	0.035
	0.31
	0.56
	1.55
	2.65

	
	Min
	0.00042
	0.0025
	0.031
	0.25
	0.52
	1.45
	2.57

	
	Gmax
	1.534 
	1.587 
	1.176 
	1.579 
	1.448 
	1.321 
	1.692 

	
	Gmin
	1.840 
	1.587 
	1.765 
	1.579 
	1.310 
	2.250 
	1.316 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-348

	实验室i
	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	20
	1
	0.0088
	0.051
	0.98
	1.66
	2.96
	5.55

	
	2
	0.0091
	0.054
	0.97
	1.59
	3.08
	5.63

	
	3
	0.0090
	0.053
	0.95
	1.63
	3.02
	5.65

	
	4
	0.0087
	0.056
	0.97
	1.65
	3.01
	5.59

	
	5
	0.0090
	0.054
	0.98
	1.64
	2.99
	5.61

	
	6
	0.0089
	0.053
	0.96
	1.62
	3.09
	5.64

	
	7
	0.0088
	0.056
	0.99
	1.58
	2.98
	5.59

	
	8
	0.0088
	0.052
	0.95
	1.64
	3.05
	5.57

	
	9
	0.0091
	0.052
	0.94
	1.66
	3.04
	5.63

	
	10
	0.0090
	0.054
	0.93
	1.62
	3.06
	5.63

	
	11
	0.0089
	0.055
	0.94
	1.58
	3.06
	5.59

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00892
	0.0537
	0.96
	1.624
	3.031
	5.607

	
	SD
	0.000133
	0.00163
	0.0195
	0.0298
	0.0423
	0.0317

	
	RSD/%
	1.49 
	3.04 
	2.03 
	1.83 
	1.40 
	0.57 

	
	Max
	0.0091
	0.056
	0.99
	1.66
	3.09
	5.65

	
	Min
	0.0087
	0.051
	0.93
	1.58
	2.96
	5.55

	
	Gmax
	1.353 
	1.411 
	1.538 
	1.208 
	1.395 
	1.356 

	
	Gmin
	1.654 
	1.656 
	1.538 
	1.477 
	1.678 
	1.798 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-349


	实验室i
	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	20
	1
	0.00068
	0.0034
	0.033
	0.17

	
	2
	0.00067
	0.0031
	0.031
	0.19

	
	3
	0.00071
	0.0032
	0.032
	0.15

	
	4
	0.00072
	0.0031
	0.030
	0.17

	
	5
	0.00068
	0.0033
	0.029
	0.16

	
	6
	0.00072
	0.0032
	0.032
	0.18

	
	7
	0.00069
	0.0033
	0.033
	0.19

	
	8
	0.00070
	0.0034
	0.032
	0.17

	
	9
	0.00068
	0.0032
	0.034
	0.15

	
	10
	0.00072
	0.0031
	0.031
	0.16

	
	11
	0.00068
	0.0031
	0.033
	0.17

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000695
	0.00322
	0.0318
	0.169

	
	SD
	0.0000192
	0.000117
	0.00147
	0.0138

	
	RSD/%
	2.76 
	3.63 
	4.62 
	8.17 

	
	Max
	0.00072
	0.0034
	0.034
	0.19

	
	Min
	0.00067
	0.0031
	0.029
	0.15

	
	Gmax
	1.302 
	1.538 
	1.497 
	1.522 

	
	Gmin
	1.302 
	1.026 
	1.905 
	1.377 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-350
	实验室i
	测定结果Cr
	5
	8
	21

	20
	1
	0.0028
	0.032
	0.58

	
	2
	0.0031
	0.028
	0.56

	
	3
	0.0032
	0.029
	0.59

	
	4
	0.0028
	0.033
	0.54

	
	5
	0.0029
	0.031
	0.55

	
	6
	0.0031
	0.030
	0.57

	
	7
	0.0028
	0.029
	0.58

	
	8
	0.0030
	0.031
	0.56

	
	9
	0.0029
	0.033
	0.54

	
	10
	0.0030
	0.031
	0.54

	
	11
	0.0031
	0.032
	0.53

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00297
	0.0308
	0.558

	
	SD
	0.000142
	0.00166
	0.0199

	
	RSD/%
	4.78 
	5.39 
	3.57 

	
	Max
	0.0032
	0.033
	0.59

	
	Min
	0.0028
	0.028
	0.53

	
	Gmax
	1.620 
	1.325 
	1.608 

	
	Gmin
	1.197 
	1.687 
	1.407 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-351

	实验室i
	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	20
	1
	0.0019
	0.013
	0.62
	1.01
	1.49

	
	2
	0.0018
	0.012
	0.57
	1.05
	1.52

	
	3
	0.0020
	0.011
	0.61
	1.03
	1.53

	
	4
	0.0021
	0.012
	0.59
	1.01
	1.56

	
	5
	0.0020
	0.012
	0.58
	1.04
	1.52

	
	6
	0.0019
	0.011
	0.62
	1.02
	1.53

	
	7
	0.0020
	0.013
	0.60
	1.03
	1.55

	
	8
	0.0021
	0.012
	0.59
	1.02
	1.56

	
	9
	0.0019
	0.013
	0.63
	1.03
	1.57

	
	10
	0.0020
	0.011
	0.61
	0.99
	1.54

	
	11
	0.0021
	0.010
	0.56
	1.03
	1.58

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00198
	0.0118
	0.598
	1.024
	1.541

	
	SD
	0.0000982
	0.000982
	0.0223
	0.0163
	0.0262

	
	RSD/%
	4.96 
	8.32 
	3.73 
	1.59 
	1.70 

	
	Max
	0.0021
	0.013
	0.63
	1.05
	1.58

	
	Min
	0.0018
	0.01
	0.56
	0.99
	1.49

	
	Gmax
	1.222 
	1.222 
	1.435 
	1.595 
	1.489 

	
	Gmin
	1.833 
	1.833 
	1.704 
	2.086 
	1.947 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-352


	实验室i
	测定结果Mn
	7
	15
	18

	20
	1
	0.0041
	0.028
	0.23

	
	2
	0.0043
	0.026
	0.24

	
	3
	0.0042
	0.026
	0.20

	
	4
	0.0041
	0.026
	0.21

	
	5
	0.0041
	0.027
	0.19

	
	6
	0.0042
	0.029
	0.22

	
	7
	0.0043
	0.025
	0.18

	
	8
	0.0041
	0.027
	0.21

	
	9
	0.0042
	0.027
	0.23

	
	10
	0.0041
	0.028
	0.24

	
	11
	0.0042
	0.025
	0.21

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00417
	0.0267
	0.214

	
	SD
	0.0000786
	0.00127
	0.0197

	
	RSD/%
	1.88 
	4.76 
	9.21 

	
	Max
	0.0043
	0.029
	0.24

	
	Min
	0.0041
	0.025
	0.18

	
	Gmax
	1.654 
	1.811 
	1.320 

	
	Gmin
	0.891 
	1.339 
	1.726 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常



附表 2-353

	实验室i
	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	20
	1
	0.0019
	0.015
	0.052
	0.16
	0.59
	1.53
	2.21

	
	2
	0.0023
	0.016
	0.047
	0.14
	0.62
	1.47
	2.13

	
	3
	0.0018
	0.013
	0.049
	0.14
	0.63
	1.56
	2.18

	
	4
	0.0022
	0.014
	0.052
	0.14
	0.63
	1.54
	2.17

	
	5
	0.0021
	0.013
	0.051
	0.16
	0.59
	1.49
	2.16

	
	6
	0.0023
	0.015
	0.053
	0.15
	0.58
	1.48
	2.19

	
	7
	0.0020
	0.012
	0.046
	0.17
	0.57
	1.53
	2.17

	
	8
	0.0019
	0.013
	0.045
	0.14
	0.66
	1.51
	2.18

	
	9
	0.0022
	0.015
	0.048
	0.15
	0.58
	1.53
	2.20

	
	10
	0.0023
	0.016
	0.048
	0.16
	0.63
	1.57
	2.18

	
	11
	0.0021
	0.016
	0.047
	0.16
	0.64
	1.52
	2.19

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00210
	0.0144
	0.0489
	0.152
	0.611
	1.521
	2.178

	
	SD
	0.000178
	0.00143
	0.00270
	0.0108
	0.0298
	0.0314
	0.0214

	
	RSD/%
	8.48 
	9.93 
	5.52 
	7.10 
	4.88 
	2.06 
	0.98 

	
	Max
	0.0023
	0.016
	0.053
	0.17
	0.66
	1.57
	2.21

	
	Min
	0.0018
	0.012
	0.045
	0.14
	0.57
	1.47
	2.13

	
	Gmax
	1.124 
	1.119 
	1.519 
	1.669 
	1.644 
	1.561 
	1.495 

	
	Gmin
	1.685 
	1.678 
	1.444 
	1.112 
	1.376 
	1.624 
	2.243 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-354


	实验室i
	测定结果As
	36
	9
	24

	20
	1
	0.00036
	0.0058
	0.018

	
	2
	0.00032
	0.0060
	0.021

	
	3
	0.00028
	0.0059
	0.019

	
	4
	0.00028
	0.0061
	0.017

	
	5
	0.00032
	0.0058
	0.020

	
	6
	0.00029
	0.0060
	0.019

	
	7
	0.00035
	0.0058
	0.018

	
	8
	0.00034
	0.0059
	0.021

	
	9
	0.00035
	0.0060
	0.019

	
	10
	0.00033
	0.0059
	0.017

	
	11
	0.00035
	0.0061
	0.018

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.000324
	0.00594
	0.0188

	
	SD
	0.0000294
	0.000112
	0.00140

	
	RSD/%
	9.07 
	1.89 
	7.45 

	
	Max
	0.00036
	0.0061
	0.021

	
	Min
	0.00028
	0.0058
	0.017

	
	Gmax
	1.224 
	1.429 
	1.571 

	
	Gmin
	1.497 
	1.250 
	1.286 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-355


	实验室i
	测定结果La
	17
	11
	15

	20
	1
	0.0098
	0.029
	0.33

	
	2
	0.0091
	0.026
	0.36

	
	3
	0.0096
	0.027
	0.35

	
	4
	0.0097
	0.026
	0.33

	
	5
	0.0089
	0.030
	0.34

	
	6
	0.0092
	0.028
	0.35

	
	7
	0.0095
	0.027
	0.36

	
	8
	0.0091
	0.027
	0.32

	
	9
	0.0093
	0.028
	0.35

	
	10
	0.0088
	0.029
	0.34

	
	11
	0.0093
	0.028
	0.33

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00930
	0.0277
	0.342

	
	SD
	0.000322
	0.00127
	0.0133

	
	RSD/%
	3.46 
	4.58 
	3.89 

	
	Max
	0.0098
	0.03
	0.36

	
	Min
	0.0088
	0.026
	0.32

	
	Gmax
	1.553 
	1.811 
	1.353 

	
	Gmin
	1.553 
	1.339 
	1.654 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-356


	实验室i
	测定结果Ce
	13
	17
	15

	20
	1
	0.0059
	0.012
	0.46

	
	2
	0.0062
	0.015
	0.43

	
	3
	0.0061
	0.014
	0.44

	
	4
	0.0063
	0.014
	0.48

	
	5
	0.0059
	0.013
	0.45

	
	6
	0.0062
	0.015
	0.44

	
	7
	0.0061
	0.012
	0.43

	
	8
	0.0060
	0.013
	0.48

	
	9
	0.0064
	0.015
	0.46

	
	10
	0.0061
	0.014
	0.45

	
	11
	0.0059
	0.013
	0.46

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00610
	0.0136
	0.453

	
	SD
	0.000167
	0.00112
	0.0174

	
	RSD/%
	2.74 
	8.24 
	3.84 

	
	Max
	0.0064
	0.015
	0.48

	
	Min
	0.0059
	0.012
	0.43

	
	Gmax
	1.796 
	1.250 
	1.552 

	
	Gmin
	1.198 
	1.429 
	1.322 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-357


	实验室i
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	20
	1
	0.0083
	0.043
	0.26

	
	2
	0.0082
	0.047
	0.29

	
	3
	0.0078
	0.046
	0.27

	
	4
	0.0077
	0.048
	0.25

	
	5
	0.0081
	0.042
	0.29

	
	6
	0.0078
	0.044
	0.28

	
	7
	0.0083
	0.046
	0.26

	
	8
	0.0081
	0.047
	0.27

	
	9
	0.0079
	0.049
	0.26

	
	10
	0.0080
	0.047
	0.25

	
	11
	0.0085
	0.046
	0.24

	
	测定次数n
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00806
	0.0459
	0.265

	
	SD
	0.000250
	0.00212
	0.0163

	
	RSD/%
	3.10 
	4.62 
	6.15 

	
	Max
	0.0085
	0.049
	0.29

	
	Min
	0.0077
	0.042
	0.24

	
	Gmax
	1.760 
	1.462 
	1.534 

	
	Gmin
	1.440 
	1.840 
	1.534 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常


附表 2-358

	实验室i
	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	20
	1
	0.0030
	0.052
	0.23
	1.29
	2.08

	
	2
	0.0028
	0.049
	0.19
	1.35
	2.16

	
	3
	0.0029
	0.049
	0.22
	1.32
	2.12

	
	4
	0.0027
	0.052
	0.20
	1.28
	2.09

	
	5
	0.0027
	0.048
	0.18
	1.33
	2.13

	
	6
	0.0026
	0.051
	0.23
	1.31
	2.14

	
	7
	0.0028
	0.051
	0.21
	1.34
	2.17

	
	8
	0.0029
	0.053
	0.21
	1.35
	2.07

	
	9
	0.0026
	0.049
	0.22
	1.27
	2.09

	
	10
	0.0031
	0.048
	0.23
	1.33
	2.08

	
	11
	0.0027
	0.052
	0.19
	1.31
	2.11

	
	测定次数n
	11
	11
	11
	11
	11

	
	平均值
	0.00280
	0.0504
	0.210
	1.316
	2.113

	
	SD
	0.000161
	0.00180
	0.0178
	0.0273
	0.0341

	
	RSD/%
	5.75 
	3.57 
	8.48 
	2.07 
	1.61 

	
	Max
	0.0031
	0.053
	0.23
	1.35
	2.17

	
	Min
	0.0026
	0.048
	0.18
	1.27
	2.07

	
	Gmax
	1.863 
	1.444 
	1.124 
	1.245 
	1.672 

	
	Gmin
	1.242 
	1.333 
	1.685 
	1.685 
	1.261 

	
	G95(n)
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355
	2.355

	
	G99(n)
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564
	2.564

	
	检验结果
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常
	无异常



3  一致性和离群值检查
3.1 曼德尔h-k检验
3.1.1对各实验室单元平均值一致性检验—曼德尔统计量h，结果见附表3.1.1-1~18：
单元平均值一致性检验-曼德尔统计量h
附表3.1.1-1

	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	1
	-0.39
	-0.20
	0.24
	-0.30
	-0.21
	0.08
	0.03

	2
	-0.22
	-0.39
	0.93
	0
	0.14
	1.01
	-0.32

	3
	0.06
	-0.74
	-0.07
	2.34*
	0.28
	0.50
	0.35

	4
	1.44
	-1.76
	1.41
	-2.63**
	2.80**
	0.76
	-1.46

	5
	-1.44
	-0.78
	-0.03
	-0.48
	-0.42
	-0.92
	-0.38

	6
	-0.89
	0.20
	-0.45
	0.72
	0.28
	-0.50
	-0.57

	7
	-1.56
	-0.49
	-2.93**
	0.12
	0
	-0.17
	-0.06

	8
	0.11
	0.39
	-0.03
	-0.60
	-0.98
	-0.17
	-0.57

	9
	0.39
	1.91*
	0.52
	0
	0.42
	0.42
	-0.13

	10
	-0.22
	-0.10
	0.59
	0.24
	-0.14
	-0.59
	-0.44

	11
	0
	0.15
	-0.48
	-1.14
	-1.26
	-0.21
	-1.58

	12
	1.00
	-0.10
	0.79
	0.24
	-1.12
	-1.26
	-0.13

	13
	0.11
	-1.67
	0.93
	-0.96
	-0.98
	1.09
	-0.13

	14
	0.78
	1.08
	1.14
	1.20
	1.82
	2.02*
	2.22*

	15
	/
	-0.44
	-0.59
	0.42
	-0.77
	-1.39
	0.73

	16
	0.22
	-0.44
	-0.62
	-0.24
	0.14
	-1.51
	-0.79

	17
	1.67
	1.18
	0.38
	0.36
	-0.28
	-0.17
	1.90

	18
	-2.11*
	-0.20
	-0.66
	1.08
	1.12
	-0.25
	0

	19
	1.11
	2.16*
	-1.21
	-0.12
	-0.70
	1.51
	0.95

	20
	0
	-0.15
	0.97
	0.42
	0.14
	1.47
	1.61

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值




附表3.1.1-2

	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	1
	0.41
	-0.37
	-0.04
	-0.05
	-0.07
	0.50
	0.08
	-0.15
	-0.35

	2
	-2.37*
	0.01
	1.17
	0.49
	-0.07
	0.11
	-0.11
	0.05
	-0.33

	3
	-0.25
	-0.42
	-0.97
	-0.34
	0.74
	-0.55
	0.71
	-1.24
	-0.85

	4
	-0.30
	-0.35
	0.04
	2.91**
	-0.72
	-0.91
	1.14
	1.68
	0.72

	5
	-0.65
	4.16**
	-1.23
	-0.58
	-0.62
	-0.09
	-0.94
	-0.89
	0.70

	6
	-0.08
	-0.44
	-0.56
	-1.07
	-1.57
	-0.88
	0.13
	-1.25
	-0.67

	7
	-0.88
	-0.42
	-0.26
	0
	0.75
	0.68
	0.20
	-0.22
	0.23

	8
	-0.43
	0.09
	-0.26
	0.19
	-0.20
	-0.77
	2.61**
	2.90**
	3.35**       

	9
	0.54
	-0.37
	0.50
	0.15
	-0.08
	0.13
	-0.18
	-1.09
	-0.73

	10
	-0.08
	-0.21
	-0.04
	-0.68
	-0.43
	0.14
	0.34
	-0.49
	-0.94

	11
	-0.08
	-0.15
	-0.26
	0.44
	0.95
	1.18
	1.42
	0.19
	1.06

	12
	-0.21
	-0.06
	-0.04
	-0.29
	-0.62
	-2.33*
	-0.42
	0.11
	-0.13

	13
	-0.02
	-0.37
	0.56
	0.29
	-0.69
	0.77
	-0.30
	0.27
	-0.47

	14
	-0.05
	-0.25
	0.56
	1.75
	-0.29
	1.31
	-2.48**
	-0.56
	-0.83

	15
	/
	-0.37
	-1.08
	-1.07
	0.52
	-1.05
	0.13
	0.57
	-0.24

	16
	-0.61
	-0.32
	-0.15
	0.10
	-0.29
	-0.67
	-0.18
	-0.74
	-0.19

	17
	1.70
	-0.30
	-0.78
	-0.39
	-0.29
	-0.65
	-0.24
	0.81
	-1.25

	18
	2.60**
	0.06
	3.17**
	0.19
	3.34**
	1.65
	-0.75
	0.13
	0.37

	19
	0.14
	0.08
	0.71
	-0.39
	0.49
	0.14
	-0.59
	-0.38
	0.15

	20
	0.53
	-0.06
	0.56
	-1.80
	-0.77
	1.38
	0.17
	0.32
	0.43

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值







附表3.1.1-3

	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	1
	0.19 
	0.81 
	0.51 
	-0.28 

	2
	2.01 *
	-0.20 
	0.23 
	-0.49 

	3
	-0.13 
	-0.34 
	1.80 
	1.53 

	4
	-0.88 
	-1.68 
	-1.71 
	-0.76 

	5
	-0.38 
	-0.47 
	-1.43 
	-1.18 

	6
	-0.13 
	0.47 
	0.78 
	0.62 

	7
	0.25 
	0.71
	0.20
	0.30

	8
	0.88 
	-0.34 
	-1.15 
	-1.32 

	9
	0.44 
	1.54 
	1.38 
	0.90 

	10
	0.25 
	0.74 
	0.05 
	0.35 

	11
	0.88 
	-0.34 
	-1.15 
	-1.32 

	12
	-2.14 *
	0.74 
	0.32 
	-0.21 

	13
	0.75
	-1.69
	-0.14
	0.21

	14
	-1.76 
	1.54 
	0.32 
	2.43 

	15
	/
	-0.34 
	0.32 
	-0.21 

	16
	1.45 
	-0.34 
	0.37 
	0.00 

	17
	-0.88 
	-0.60 
	-0.41 
	-1.04 

	18
	0.38 
	-0.20 
	0.14 
	-1.60 

	19
	-0.25 
	-1.41 
	-0.78 
	0.62 

	20
	-0.31 
	0.94 
	1.47 
	-0.69 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.1-4

	测定结果Sn
	2
	4
	23

	1
	0.18 
	-0.12 
	-0.47 

	2
	-3.18 **
	-0.33 
	-0.79 

	3
	-0.37 
	-0.36 
	-0.56 

	4
	-0.14 
	-1.46 
	1.35 

	5
	0.41 
	0.03 
	0.79 

	6
	-1.61 
	-0.51 
	-0.05 

	7
	1.15
	-0.27
	-0.05

	8
	0.69 
	-0.27 
	-0.98 

	9
	0.78 
	0.21 
	-0.65 

	10
	-0.32 
	-0.03 
	-0.79 

	11
	0.69 
	-0.27 
	-0.98 

	12
	0.32 
	0.33 
	1.81 

	13
	-0.32
	0.27
	-0.98

	14
	-0.51 
	3.84 **
	2.09 *

	15
	/
	0.21 
	-0.28 

	16
	1.06 
	-0.36 
	-0.28 

	17
	0.51 
	-1.04 
	-1.63 

	18
	0.14 
	-0.03 
	-0.14 

	19
	0.05 
	-0.09 
	1.26 

	20
	0.69 
	-0.03 
	0.60 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值


附表3.1.1-5

	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	1
	-0.13 
	0.49 
	-0.36 
	0.42 

	2
	0.09 
	0.36 
	0.00 
	0.51 

	3
	-0.49 
	0.00 
	0.36 
	-0.68 

	4
	-0.62 
	-3.29 **
	0.00 
	-1.36 

	5
	0.36 
	0.00 
	0.00 
	-2.20 *

	6
	-1.07 
	1.16 
	-1.81 
	1.69 

	7
	0.80
	0.00
	0.72
	0.68

	8
	-1.79 
	-0.80 
	-0.36 
	-1.36 

	9
	0.40 
	0.53 
	-0.90 
	0.59 

	10
	-0.09 
	0.27 
	-0.72 
	-0.51 

	11
	-1.79 
	-0.80 
	-0.36 
	-1.36 

	12
	-0.54 
	-0.44 
	1.44 
	0.00 

	13
	0.00
	-0.89
	-0.72
	0.34

	14
	-0.18 
	-0.71 
	-1.81 
	-0.34 

	15
	/
	-0.18 
	1.44 
	-0.59 

	16
	-0.67 
	-0.76 
	1.26 
	0.00 

	17
	1.79 
	0.98 
	-0.36 
	-0.85 

	18
	-0.62 
	0.80 
	1.81 
	1.19 

	19
	2.77 **
	0.53 
	-0.72 
	0.68 

	20
	-0.13 
	1.11 
	0.18 
	1.53 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值


附表3.1.1-6

	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	1
	1.06 
	1.47 
	-0.84 
	-0.32 
	-0.29 
	-0.45 

	2
	-0.68 
	-1.42 
	0.94 
	-0.24 
	1.14 
	0.86 

	3
	0.57 
	-0.32 
	0.25 
	0.29 
	0.41 
	-0.07 

	4
	-1.27 
	-2.37 * 
	-1.33 
	-1.83 
	-1.08 
	-0.77 

	5
	0.06 
	-0.47 
	0.44 
	0.41 
	-0.17 
	1.15 

	6
	0.68 
	0.68 
	-0.44 
	-0.35 
	-0.35 
	-0.91 

	7
	0.24 
	0.68 
	-0.34 
	0.47 
	0.26 
	0.33 

	8
	-1.27 
	-1.00 
	-0.74 
	-0.47 
	-1.26 
	-1.87 

	9
	1.08 
	0.42 
	0.20 
	-0.35 
	-0.20 
	-0.53 

	10
	-0.50 
	0.89 
	-0.84 
	-0.65 
	-0.44 
	0.24 

	11
	-1.27 
	-1.00 
	-0.74 
	-0.47 
	-1.26 
	-1.87 

	12
	1.08 
	-0.05 
	1.33 
	-0.59 
	0.41 
	0.14 

	13
	0.90 
	-1.21 
	-1.92 *
	0.47 
	-1.08 
	-0.57 

	14
	0.79 
	0.89 
	1.82 
	2.12 *
	2.48 **
	2.15 *

	15
	-1.34 
	-0.11 
	1.28 
	0.77 
	-0.11 
	0.14 

	16
	-1.47 
	0.11 
	0.39 
	-1.24 
	-1.35 
	-0.48 

	17
	1.05 
	0.47 
	-0.15 
	0.71 
	0.11 
	0.81 

	18
	-1.71 
	-0.89 
	-0.54 
	-0.18 
	2.02 *
	0.43 

	19
	-0.53 
	0.26 
	1.53 
	0.83 
	0.26 
	-2.01 *

	20
	1.05 
	1.58 
	-0.05 
	1.89 
	-0.85 
	0.55 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值




附表3.1.1-7

	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	1
	-0.66 
	-0.31 
	-0.09 
	0.12 
	0.00 
	0.04 
	0.24 
	-0.67 

	2
	0.18 
	0.17 
	-0.33 
	0.39 
	-0.64 
	-0.81 
	0.21 
	-0.59 

	3
	-0.04 
	-0.96 
	0.51 
	0.28 
	-0.11 
	0.32 
	0.30 
	0.21 

	4
	-0.35 
	2.01 *
	-2.01 *
	1.16 
	1.70 
	0.85 
	3.38 
	0.84 

	5
	1.32 
	-0.31 
	-2.48 **
	0.00 
	-0.64 
	-0.17 
	-0.05 
	2.81 **

	6
	-0.92 
	-1.33 
	-0.51 
	0.09 
	-0.64 
	-1.23 
	0.01 
	-1.06 

	7
	-0.26 
	0.31 
	0.33 
	0.15 
	-0.21 
	0.34 
	0.38 
	-0.37 

	8
	-0.26 
	-0.31 
	-0.33 
	-0.48 
	-1.70 
	-1.74 
	-2.07 *
	-1.14 

	9
	-0.18 
	0.07 
	0.89 
	-0.07 
	0.21 
	0.08 
	0.20 
	0.71 

	10
	1.40 
	-0.17 
	0.23 
	-0.15 
	-0.64 
	-1.14 
	-0.09 
	0.07 

	11
	-0.26 
	-0.31 
	-0.33 
	-0.48 
	-1.70 
	-1.74 
	-2.07 * 
	-1.14 

	12
	-0.88 
	0.85 
	1.07 
	0.33 
	-0.21 
	0.04 
	0.21 
	-0.84 

	13
	-0.18 
	0.31 
	1.17 
	0.24 
	-2.34 *
	-0.59 
	0.15 
	-1.08 

	14
	-0.53 
	0.17 
	-0.70 
	0.60 
	0.43 
	1.61 
	0.19 
	0.26 

	15
	/
	-0.58 
	0.05 
	0.07 
	0.85 
	-1.40 
	-1.17 
	0.52 

	16
	-1.29 
	-2.12 *
	0.89 
	-0.28 
	-0.11 
	-0.53 
	-0.56 
	-0.56 

	17
	-0.44 
	0.99 
	0.70 
	-3.99 **
	0.00 
	1.02 
	-0.09 
	-0.70 

	18
	0.09 
	-1.06 
	-0.23 
	0.42 
	0.85 
	-0.13 
	-0.77 
	1.69 

	19
	3.07 **
	2.01 *
	1.54 
	0.45 
	0.43 
	1.27 
	-0.40 
	0.51 

	20
	0.35 
	0.10 
	-0.28 
	0.36 
	2.02 *
	1.93 
	0.36 
	0.04 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值


附表3.1.1-8

	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	1
	0.45 
	0.47 
	0.51 
	-0.63 
	1.05 
	0.94 
	0.73 

	2
	0.60 
	0.37 
	-1.53 
	0.32 
	0.63 
	-0.14 
	-0.63 

	3
	0.15  
	-0.52 
	1.12 
	0.63 
	-0.21 
	1.46 
	1.88 

	4
	-2.41 **
	-3.19 **
	-2.04 *
	0.95 
	-0.21 
	-0.30 
	-0.94 

	5
	0.36 
	-0.16 
	-0.41 
	-0.74 
	-1.61 
	-0.97 
	-1.06 

	6
	1.20 
	-0.58 
	0.10 
	-1.38 
	1.61 
	0.52 
	0.25 

	7
	1.57 
	0.26 
	0.41 
	-0.11 
	1.75 
	1.30 
	1.29 

	8
	-0.84 
	-0.99 
	-1.53 
	-0.85 
	-0.63 
	-1.08 
	-1.33 

	9
	0.30 
	0.63 
	1.58 
	0.16 
	-0.14 
	1.05 
	0.54 

	10
	-0.72 
	0.47 
	0.61 
	1.06 
	0.63 
	-0.14 
	-0.37 

	11
	-0.84 
	-0.99 
	-1.53 
	-0.85 
	-0.63 
	-1.08 
	-1.33 

	12
	0.48 
	0.58 
	0.41 
	0.74 
	0.49 
	-0.03 
	0.33 

	13
	0.24 
	1.20 
	0.31 
	-2.12 
	0.77 
	0.69 
	1.06 

	14
	-2.11 *
	0.05 
	-0.51 
	1.90 
	-0.77 
	0.58 
	0.60 

	15
	-1.02 
	0.63 
	0.77 
	0.21 
	-0.42 
	-0.91 
	-1.87 

	16
	0.96 
	-0.10 
	0.87 
	-0.32 
	0.49 
	-1.02 
	-0.35 

	17
	0.60 
	1.83 
	-1.12 
	-1.38 
	0.21 
	0.52 
	-0.21 

	18
	-0.12 
	-0.47 
	-0.61 
	0.00 
	-2.17 *
	-2.40 **
	-0.10 

	19
	0.12 
	-0.47 
	-0.61 
	1.16 
	-0.91 
	-0.52 
	-0.71 

	20
	0.00 
	0.37 
	1.22 
	0.85 
	-0.84 
	1.16 
	1.54 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值




附表3.1.1-9


	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	1
	-0.16 
	-0.31 
	0.53 
	-0.41 

	2
	-0.41 
	-0.71 
	-0.63 
	-0.41 

	3
	-0.28 
	-0.31 
	0.26 
	-0.51 

	4
	-1.10 
	-1.52 
	-1.80 
	0.61 

	5
	-0.55 
	-0.09 
	-1.69 
	-1.42 

	6
	0.74 
	-0.89 
	-0.42 
	1.22 

	7
	0.05 
	0.18 
	0.42 
	0.41 

	8
	-1.06 
	-0.54 
	-1.16 
	-1.83 

	9
	0.25 
	-0.22 
	1.06 
	0.51 

	10
	-0.64 
	0.09 
	0.53 
	-0.41 

	11
	-1.06 
	-0.54 
	-1.16 
	-1.83 

	12
	-0.51 
	-0.36 
	-0.32 
	-0.71 

	13
	-0.51 
	-0.18 
	-0.11 
	0.20 

	14
	-0.41 
	-1.07 
	-0.53 
	-1.22 

	15
	0.83 
	0.58 
	0.11 
	-0.61 

	16
	0.11 
	0.09 
	-0.32 
	-0.41 

	17
	0.05 
	0.63 
	-0.32 
	-0.20 

	18
	3.59 **
	3.48 **
	2.54 **
	2.23 *

	19
	0.69 
	0.80 
	0.21 
	0.81 

	20
	-0.44 
	0.09 
	1.38 
	1.52 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.1-10

	测定结果Cr
	5
	8
	21

	1
	0.25 
	-0.67 
	-0.15 

	2
	-0.94 
	-0.17 
	-0.15 

	3
	0.13 
	0.33 
	-0.12 

	4
	-1.70 
	-0.67 
	0.23 

	5
	-1.32 
	0.33 
	-1.31 

	6
	1.45 
	-2.34 *
	0.54 

	7
	0.44 
	0.92 
	0.62 

	8
	-2.08 *
	-0.17 
	-1.54 

	9
	1.07 
	-0.71 
	-0.04 

	10
	0.06 
	0.50 
	0.15 

	11
	-2.08 *
	-0.17 
	-1.54 

	12
	0.06 
	0.59 
	-0.08 

	13
	-1.19 
	-1.00 
	-0.15 

	14
	-0.31 
	-0.75 
	0.85 

	15
	1.19 
	1.72 
	2.35 *

	16
	0.63 
	0.38 
	0.50 

	17
	-0.06 
	-1.00 
	-2.54 **

	18
	1.07 
	1.76 
	0.23 

	19
	1.07 
	1.26 
	-0.62 

	20
	0.13 
	-0.25 
	0.77 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值


附表3.1.1-11


	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	1
	-0.78 
	-0.36 
	0.84 
	0.43 
	0.23 

	2
	-0.07 
	1.27 
	1.12 
	0.61 
	0.46 

	3
	0.71 
	-1.45 
	-0.63 
	0.26 
	-0.07 

	4
	0.21 
	-0.91 
	-1.68 
	-1.21 
	-1.32 

	5
	-0.50 
	-1.27 
	-2.10 *
	-0.17 
	0.07 

	6
	0.21 
	-0.91 
	-0.28 
	0.43 
	0.59 

	7
	-1.21 
	0.18 
	0.84 
	0.69 
	0.66 

	8
	-0.21 
	0.54 
	0.14 
	1.04 
	0.33 

	9
	-1.99 
	0.91 
	0.49 
	0.43 
	0.36 

	10
	-0.21 
	-0.91 
	0.14 
	-0.52 
	-0.39 

	11
	-0.21 
	0.54 
	0.14 
	1.04 
	0.33 

	12
	-1.06 
	1.45 
	0.56 
	0.35 
	0.46 

	13
	2.34 *
	-1.63 
	0.56 
	-0.35 
	0.13 

	14
	1.21 
	-0.54 
	1.12 
	2.86 **
	3.09 **

	15
	0.71 
	0.72 
	-0.98 
	-0.04 
	-0.46 

	16
	0.14 
	0.18 
	-0.77 
	-1.99 
	-2.11 *

	17
	-1.21 
	0.18 
	-0.42 
	-0.69 
	-0.46 

	18
	0.92 
	1.27 
	0.14 
	-0.09 
	0.07 

	19
	0.92 
	0.54 
	-0.56 
	0.00 
	-0.33 

	20
	0.35 
	0.91 
	2.10 *
	-1.04 
	-1.02 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值


附表3.1.1-12


	测定结果Mn
	7
	15
	18

	1
	0.14 
	0.24 
	-0.58 

	2
	0.19 
	-0.81 
	0.93 

	3
	0.05 
	0.16 
	0.58 

	4
	-3.27 **
	-1.77 
	-0.69 

	5
	-0.28 
	-1.29 
	-0.69 

	6
	-0.47 
	-0.16 
	-1.62 

	7
	0.47 
	-0.32 
	0.93 

	8
	-1.21 
	-1.29 
	-1.39 

	9
	0.42 
	0.40 
	0.58 

	10
	0.28 
	0.00 
	0.00 

	11
	-1.21 
	-1.29 
	-1.39 

	12
	0.37 
	0.65 
	-0.46 

	13
	-0.37 
	0.48 
	0.00 

	14
	-0.28 
	1.13 
	-0.69 

	15
	0.09 
	0.16 
	-0.58 

	16
	0.42 
	1.61 
	-0.35 

	17
	0.00 
	-0.32 
	-0.23 

	18
	2.24 *
	2.42 **
	1.62 

	19
	-0.19 
	0.32 
	1.62 

	20
	0.51 
	-0.89 
	2.08 *

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值




附表3.1.1-13



	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	1
	0.15 
	0.77 
	0.46 
	0.43 
	0.34 
	0.56 
	0.72 

	2
	-0.96 
	0.67 
	0.72 
	1.30 
	-0.77 
	0.40 
	1.22 

	3
	0.73 
	0.00 
	0.08 
	-1.60 
	0.56 
	-0.36 
	-0.43 

	4
	2.95 **
	-0.10 
	2.17 *
	-0.65 
	0.77 
	-0.28 
	0.32 

	5
	-0.80 
	-1.63 
	0.04 
	-0.65 
	-1.72 
	0.81 
	-1.91 

	6
	-0.88 
	-0.67 
	-0.57 
	0.22 
	0.86 
	-0.13 
	-0.14 

	7
	-0.34 
	0.48 
	-0.27 
	0.98 
	0.43 
	0.40 
	0.87 

	8
	0.19 
	-0.10 
	-1.33 
	0.65 
	0.17 
	-1.22 
	-0.06 

	9
	0.50 
	1.25 
	0.42 
	-0.87 
	-0.90 
	0.26 
	0.68 

	10
	0.11 
	0.67 
	1.33 
	0.43 
	0.09 
	-0.17 
	0.61 

	11
	0.19 
	-0.10 
	-1.33 
	0.65 
	0.17 
	-1.22 
	-0.06 

	12
	-0.73 
	0.29 
	0.49 
	0.33 
	0.17 
	0.43 
	0.72 

	13
	-0.34 
	-2.02 *
	0.42 
	-0.11 
	0.00 
	0.62 
	0.38 

	14
	0.19 
	0.58 
	-0.11 
	0.54 
	0.00 
	0.51 
	-0.13 

	15
	0.19 
	0.58 
	-0.11 
	0.54 
	0.00 
	0.51 
	-0.13 

	16
	-0.38 
	0.38 
	-0.76 
	0.43 
	-1.42 
	-0.21 
	-1.38 

	17
	-0.42 
	-1.06 
	-0.95 
	-1.65 
	0.00 
	0.70 
	-0.72 

	18
	-1.49 
	-1.06 
	-2.40 **
	-2.33 *
	-1.46 
	-3.67 **
	-2.52 **

	19
	-1.11 
	-1.25 
	-0.34 
	-0.11 
	-0.60 
	0.09 
	0.12 

	20
	0.96 
	1.83 
	-0.53 
	1.41 
	2.79 **
	0.04 
	1.30 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.1-14


	测定结果As
	36
	9
	24

	1
	-0.33 
	-0.06 
	-0.81 

	2
	-0.40 
	-0.42 
	0.59 

	3
	0.18 
	1.27 
	0.44 

	4
	0.25 
	-0.30 
	0.59 

	5
	-0.35 
	-1.88 
	0.00 

	6
	0.00 
	1.52 
	-1.76 

	7
	0.25 
	0.18 
	0.29 

	8
	3.08 **
	-0.18 
	0.44 

	9
	0.25 
	1.52 
	-0.59 

	10
	0.35 
	-0.06 
	1.47 

	11
	3.08 **
	-0.18 
	0.44 

	12
	-0.10 
	1.15 
	0.59 

	13
	-0.05 
	-0.42 
	-1.18 

	14
	-0.66 
	-1.15 
	-0.44 

	15
	-1.82 
	-0.18 
	0.66 

	16
	0.00 
	0.97 
	-0.37 

	17
	-0.45 
	0.55 
	0.29 

	18
	1.36 
	-1.64 
	1.32 

	19
	0.15 
	-1.27 
	1.32 

	20
	0.05 
	0.67 
	-2.35 *

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值


附表3.1.1-15


	测定结果La
	17
	11
	15

	1
	0.28 
	1.12 
	0.92 

	2
	0.65 
	-0.05 
	1.00 

	3
	0.84 
	-0.24 
	0.24 

	4
	-2.43 **
	-3.17 **
	-2.44 **

	5
	-0.92 
	-0.24 
	-2.12 *

	6
	-1.03 
	0.24 
	-0.20 

	7
	0.30 
	0.54 
	0.44 

	8
	-0.68 
	-1.02 
	-1.32 

	9
	0.10 
	0.83 
	1.40 

	10
	0.19 
	0.44 
	0.12 

	11
	-0.68 
	-1.02 
	-1.32 

	12
	0.09 
	-1.22 
	0.52 

	13
	0.33 
	1.22 
	0.76 

	14
	-1.62 
	0.15 
	-0.04 

	15
	1.59 
	0.34 
	0.16 

	16
	-0.23 
	1.17 
	-0.24 

	17
	1.24 
	-0.34 
	-0.44 

	18
	1.59 
	0.05 
	0.36 

	19
	-0.02 
	-0.34 
	-0.20 

	20
	0.02 
	0.78 
	1.16 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.1-16


	测定结果Ce
	13
	17
	15

	1
	0.15 
	0.26 
	1.03 

	2
	0.57 
	1.41 
	0.52 

	3
	1.79 
	0.77 
	-0.09 

	4
	-1.87 
	-1.16 
	-2.30 *

	5
	-0.88 
	-1.16 
	-0.99 

	6
	-0.34 
	0.13 
	0.14 

	7
	0.27 
	-0.13 
	0.80 

	8
	-0.88 
	-1.67 
	-0.52 

	9
	1.22 
	1.03 
	1.60 

	10
	1.03 
	0.64 
	0.42 

	11
	-0.88 
	-1.67 
	-0.52 

	12
	0.80 
	0.39 
	0.89 

	13
	0.19 
	-0.90 
	-0.80 

	14
	-1.18 
	-1.16 
	0.23 

	15
	0.99 
	1.03 
	-0.19 

	16
	-0.38 
	-1.03 
	0.80 

	17
	0.19 
	0.64 
	0.14 

	18
	-1.79 
	-1.16 
	-2.30 *

	19
	0.42 
	0.90 
	0.05 

	20
	-0.95 
	0.90 
	0.09 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.1-17


	测定结果Sr
	41
	16
	22

	1
	0.10 
	0.47 
	0.80 

	2
	-0.72 
	2.22 *
	0.46 

	3
	0.42 
	-0.24 
	0.06 

	4
	0.20 
	-1.09 
	-0.23 

	5
	0.91 
	0.19 
	0.69 

	6
	0.07 
	0.00 
	-0.57 

	7
	0.13 
	0.95 
	0.34 

	8
	-3.32 **
	-0.80 
	-2.07 *

	9
	0.62 
	0.50 
	0.52 

	10
	0.39 
	-0.09 
	1.38 

	11
	-3.32 **
	-0.80 
	-2.07 *

	12
	0.98 
	0.05 
	-0.69 

	13
	-0.39 
	0.14 
	-0.57 

	14
	-0.07 
	0.24 
	1.03 

	15
	0.46 
	-0.40 
	-0.34 

	16
	-0.62 
	-0.07 
	-1.32 

	17
	0.00 
	0.24 
	1.84 

	18
	-1.11 
	-2.93 **
	-1.49 

	19
	1.50 
	-0.57 
	0.57 

	20
	0.78 
	1.25 
	-0.98 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.1-18

	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	1
	0.27 
	0.45 
	0.22 
	0.74 
	0.41 

	2
	-1.29 
	-0.41 
	0.11 
	0.52 
	0.89 

	3
	0.80 
	-0.23 
	2.44 **
	0.44 
	0.87 

	4
	-2.27 *
	-0.14 
	0.11 
	0.22 
	0.56 

	5
	-0.84 
	-1.41 
	-1.44 
	-0.77 
	-0.43 

	6
	-1.29 
	0.05 
	-1.22 
	0.81 
	1.43 

	7
	0.31 
	0.50 
	0.78 
	0.57 
	0.89 

	8
	-1.29 
	-1.59 
	-2.11 *
	-1.70 
	-1.18 

	9
	0.09 
	-0.91 
	0.67 
	-0.05 
	0.17 

	10
	-0.22 
	0.32 
	0.33 
	0.22 
	0.14 

	11
	-1.29 
	-1.59 
	-2.11 *
	-1.70 
	-1.18 

	12
	0.13 
	0.50 
	0.55 
	0.81 
	0.35 

	13
	0.84 
	2.41 **
	-0.55 
	0.47 
	0.68 

	14
	0.22 
	0.32 
	0.11 
	-0.86 
	-0.43 

	15
	0.40 
	0.68 
	0.78 
	0.91 
	0.48 

	16
	0.67 
	0.05 
	-0.22 
	-0.91 
	-1.74 

	17
	1.02 
	-0.59 
	-0.11 
	-0.12 
	0.64 

	18
	-0.22 
	-1.50 
	-0.33 
	-2.40 **
	-2.42 **

	19
	-0.13 
	-0.86 
	-0.78 
	-0.62 
	-0.60 

	20
	2.00 *
	1.41 
	1.22 
	1.95 *
	0.58 

	P=20
	h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39

	*为歧离值，**为离群值



单元平均值曼德尔统计量h初步判定，实验室3的10#Pb、实验室9的3#Pb、实验室14的18#/22#Pb、实验室18的1#Pb、实验室19的3#Pb、实验室2的1#Al、实验室12的28#Al、实验室2的2#Cd、实验室12的2#Cd 、实验室2的2#Cu、实验室14的23#Sn、实验室5的9#Fe、实验室4的3#/5#Cu、实验室8的10#Cu、实验室11的10#Cu、实验室13的23#Cu、实验室16的3#Cu、实验室19的3#Cu、实验室20的23#Cu、实验室4的11#Ni、实验室14的17#Ni、实验室18的20#Ni、实验室4的4#Mg、实验室13的19#Mg、实验室14的29#/28#Mg、实验室18的27#Mg、实验室19的28#Mg、实验室18的21#Ti、实验室6的8#Cr、实验室8的5#Cr、实验室11的5#Cr、实验室15的21#Cr、实验室5的20#Bi、实验室13的8#Bi、实验室16的26#Bi、实验室20的20#Bi、实验室18的7#Mn、实验室20的18#Mn、实验室4的37#Si、实验室13的17#Si、实验室18的38#Si、实验室20的24#As、实验室5的15#La、实验室4的15#Ce、实验室18的15#Ce、实验室2的16#Sr、实验室8的22#Sr、实验室11的22#Sr、实验室4的23#Sb、实验室8的34#Sb、实验室11的34#Sb、实验室20的23#/25#Sb水平为歧离值，实验室4的10#/12#Pb、实验室7的4#Pb、实验室4的19#Al、实验室8的30#/31#/32#Al、实验室14的30#Al、实验室18的1#/6#/27#Al、实验室2的2#Sn、实验室14的4#Sn、实验室4的4#Fe、实验室19的3#Fe、实验室5的5#/4#Cu、实验室17的12#Cu、实验室19的42#Cu、实验室4的17#/4#Ni、实验室18的25#Ni、实验室14的27#Mg、实验室18的5#/8#/14#Ti、实验室17的21#Cr、实验室14的25#/26#Bi、实验室4的7#Mn、实验室18的15#Mn、实验室4的7#Si、实验室18的37#/40#/16#Si、实验室20的39#Si、实验室8的36#As、实验室11的36#As、实验室4的17#/11#/15#La、实验室8的41#Sr、实验室11的41#Sr、实验室18的16#Sr、实验室3的34#Sb、实验室13的33#Sb、实验室18的35#/36#Sb水平为离群值。
 
3.1.2对各实验室单元平均值一致性检验—曼德尔统计量h，结果见表3.1.2-1~18：
单元平均值一致性检验-曼德尔统计量k
附表3.1.2-1

	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	1
	0.84
	1.06
	1.12
	1.18
	0.94
	1.93 **
	1.13

	2
	1.10
	0.00
	0.39
	0.80
	0.97
	0.52
	0.89

	3
	1.05
	1.13
	0.91
	1.47
	2.01 **
	1.75 **
	1.01

	4
	0.33
	0.46
	0.51
	0.62
	0.61
	0.40
	0.30

	5
	0.84
	1.13
	0.60
	1.25
	1.14
	1.11
	0.56

	6
	1.53 *
	1.52 *
	1.19
	0.95
	1.78 **
	2.23 **
	1.21

	7
	1.13
	0.46
	0.81
	0.95
	1.14
	0.61
	1.28

	8
	1.35
	2.36 **
	2.44 **
	1.38
	0.75
	0.95
	1.80

	9
	0.52
	1.39
	1.76 **
	1.25
	0.92
	1.47
	1.07

	10
	0.96
	0.56
	0.64
	1.89 **
	0.75
	1.40
	0.81

	11
	2.14 **
	0.97
	1.12
	1.07
	1.06
	1.77 **
	1.56

	12
	0.90
	0.56
	0.60
	1.89 **
	0.61
	0.65
	1.41

	13
	1.13
	1.17
	1.48 *
	1.29
	1.56 *
	1.31
	0.67

	14
	0.84
	0.00
	0.60
	0.00
	0.75
	0.40
	1.01

	15
	/
	0.64
	0.70
	0.49
	0.34
	0.26
	0.92

	16
	1.45
	1.17
	1.13
	0.46
	1.20
	0.38
	1.00

	17
	0.96
	1.52 *
	0.87
	0.62
	0.75
	0.61
	0.76

	18
	0.41
	0.92
	0.71
	0.51
	0.75
	0.00
	0.37

	19
	0.62
	1.13
	1.48 *
	0.51
	0.61
	0.61
	0.37

	20
	0.87
	1.85 **
	0.96
	1.44
	1.37
	1.58 *
	1.94 **

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.2-2

	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	1
	1.12
	1.64 *
	1.30
	0.67
	1.55 *
	1.19
	1.30 
	1.05 
	1.72 ** 

	2
	0.20
	0.27
	0.36
	0.43
	1.04
	0.76
	0.65 
	0.90 
	0.75 

	3
	0.97
	0.76
	1.46
	1.79 **
	1.09
	0.71
	1.52 *  
	0.90 
	1.44 

	4
	0.38
	0.55
	0.68
	1.06
	0.61
	0.60
	1.47 
	1.71 
	3.20 **

	5
	1.37
	1.40
	0.36
	0.68
	0.71
	1.62 *
	1.01 
	1.39 
	1.22 

	6
	0.80
	1.11
	1.08
	1.17
	1.28
	1.21
	1.62 
	0.62 
	0.97 

	7
	0.58
	0.27
	0.68
	0.80
	1.40
	0.87
	0.85 
	1.38 
	0.73 

	8
	0.71
	3.77 **
	0.92
	1.10
	1.60 *
	0.47
	1.49 *
	1.55 *
	1.08 

	9
	0.84
	0.87
	0.98
	0.66
	0.80
	0.81
	1.04 
	0.76 
	0.67 

	10
	0.86
	0.51
	0.81
	0.80
	0.82
	1.75 **
	1.29 
	0.94 
	1.49 *

	11
	2.11 **
	1.17
	1.15
	2.87 **
	2.08 **
	1.07
	0.77 
	0.97 
	0.66 

	12
	0.51
	0.74
	0.22
	1.10
	0.33
	1.10
	0.50 
	0.52 
	0.49 

	13
	0.75
	1.02
	4.51 **
	1.25
	0.59
	0.48
	0.69 
	0.32 
	0.51 

	14
	0.51
	0.51
	0.44
	0.80
	0.44
	0.48
	0.80 
	1.21 
	1.27 

	15
	/
	0.71
	0.09
	0.31
	1.86 **
	3.03 **
	0.21 
	2.16 ** 
	0.10 

	16
	1.11
	0.00
	0.93
	0.20
	0.49
	0.78
	2.90 **
	1.65 * 
	1.03 

	17
	1.08
	1.46
	0.81
	0.53
	0.71
	0.40
	0.24 
	0.10 
	0.41 

	18
	0.71
	1.02
	0.44
	1.29
	0.61
	1.16
	0.66 
	0.58 
	0.92 

	19
	3.65
	0.55
	1.40
	1.10
	0.56
	0.43
	0.41 
	0.66 
	0.48 

	20
	0.78
	1.62 *
	1.45
	1.32
	1.40
	1.11
	0.61 
	0.62 
	0.91 

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值


附表3.1.2-3


	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	1
	1.12 
	0.82 
	1.34 
	0.89 

	2
	1.51 *
	0.83 
	1.31 
	0.57 

	3
	0.72 
	1.14 
	1.76 **
	1.80 **

	4
	0.59 
	0.68 
	0.65 
	0.69 

	5
	0.90 
	0.00 
	0.53 
	0.57 

	6
	1.44 
	0.83 
	1.68 *
	1.13 

	7
	1.18 
	1.27 
	0.84 
	1.06 

	8
	0.90 
	1.67 *
	3.09 **
	2.62 **

	9
	0.88 
	0.68 
	1.08 
	1.24 

	10
	0.90 
	0.68 
	0.65 
	1.54 *

	11
	1.39 
	1.06 
	1.36 
	1.31 

	12
	0.59 
	0.68 
	0.27 
	0.57 

	13
	1.51 *
	2.53 **
	0.65 
	1.44 

	14
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	15
	/   
	0.54 
	0.35 
	0.15 

	16
	1.62 *
	1.32 
	0.49 
	0.36 

	17
	1.22 
	1.27 
	0.65 
	0.89 

	18
	0.59 
	1.35 
	1.36 
	0.57 

	19
	0.59 
	0.83 
	0.65 
	0.69 

	20
	1.36 
	1.85 **
	1.24 
	1.91 **

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值


附表3.1.2-4


	测定结果Sn
	2
	4
	23

	1
	1.71 **
	0.94 
	1.57 *

	2
	0.41 
	0.51 
	0.40 

	3
	1.30 
	0.90 
	2.11 **

	4
	0.77 
	0.00 
	0.75 

	5
	1.83 **
	1.14 
	0.49 

	6
	0.82 
	0.95 
	1.32 

	7
	1.05 
	0.81 
	0.75 

	8
	0.50 
	1.80 **
	1.16 

	9
	0.80 
	0.92 
	0.83 

	10
	1.53 *
	0.51 
	1.32 

	11
	1.74 **
	1.92 **
	1.26 

	12
	0.77 
	0.81 
	0.75 

	13
	0.82 
	2.47 **
	1.16 

	14
	0.00 
	0.51 
	0.49 

	15
	/
	0.45 
	0.36 

	16
	1.50 *
	0.90 
	0.84 

	17
	0.77 
	1.30 
	0.49 

	18
	0.50 
	0.51 
	1.02 

	19
	0.77 
	0.62 
	1.02 

	20
	1.44 
	2.03 **
	1.94 **

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.2-5

	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	1
	0.96 
	1.40 
	1.31 
	0.95 

	2
	0.39 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3
	0.98 
	0.87 
	1.31 
	0.89 

	4
	0.96 
	0.68 
	0.00 
	0.79 

	5
	1.17 
	0.36 
	0.00 
	0.79 

	6
	1.43 
	1.32 
	1.54 *
	0.97 

	7
	0.99 
	1.05 
	1.19 
	1.48 *

	8
	1.32 
	2.52 **
	1.82 **
	1.48 *

	9
	0.81 
	0.90 
	1.78 **
	0.95 

	10
	0.99 
	0.89 
	1.19 
	1.48 *

	11
	1.46 
	1.59 *
	1.17 
	1.37 

	12
	0.48 
	0.36 
	0.97 
	0.97 

	13
	1.17 
	0.68 
	2.48 **
	2.29 **

	14
	0.73 
	0.44 
	0.00 
	0.00 

	15
	/
	0.29 
	0.92 
	0.56 

	16
	0.99 
	0.84 
	0.37 
	0.48 

	17
	0.99 
	0.92 
	0.97 
	0.97 

	18
	0.39 
	0.57 
	0.00 
	0.79 

	19
	1.89 **
	3.05 **
	1.19 
	1.48 *

	20
	0.88 
	1.26 
	1.81 **
	1.32 

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.2-6

     
	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	1
	0.87 
	0.64 
	0.75 
	1.24 
	0.81 
	2.06 **
	1.16 
	1.79 **

	2
	0.38 
	0.26 
	0.36 
	0.46 
	0.00 
	0.83 
	0.49 
	0.55 

	3
	0.85 
	1.13 
	0.97 
	2.77 **
	0.84 
	1.05 
	1.22 
	1.57 

	4
	0.46 
	0.63 
	0.30 
	1.71 **
	1.34 
	1.43 
	1.15 
	0.15 

	5
	0.46 
	2.10 **
	1.09 
	1.17 
	0.00 
	0.75 
	1.26 
	1.62 *

	6
	1.01 
	1.19 
	0.66 
	0.46 
	1.96 **
	1.76 **
	1.39 
	2.06 **

	7
	1.24 
	1.10 
	1.27 
	0.92 
	1.83 **
	1.27 
	1.10 
	1.00 

	8
	1.24 
	1.26 
	1.52 *
	0.92 
	1.60 *
	1.40 
	1.64 
	1.12 

	9
	0.65 
	0.65 
	0.98 
	0.85 
	0.65 
	1.22 
	0.81 
	1.13 

	10
	0.96 
	0.63 
	1.11 
	1.17 
	1.13 
	0.98 
	0.53 
	0.41 

	11
	1.32 
	0.74 
	0.75 
	0.72 
	1.20 
	1.20 
	2.14 **
	1.80 

	12
	0.46 
	0.48 
	0.59 
	0.86 
	0.88 
	0.83 
	1.39 
	0.83 

	13
	1.68 *
	0.85 
	1.11 
	1.33 
	1.43 
	0.83 
	0.64 
	0.46 

	14
	0.70 
	0.48 
	0.75 
	0.56 
	0.00 
	0.28 
	0.36 
	0.23 

	15
	/
	1.12 
	0.45 
	0.81 
	1.21 
	0.64 
	0.80 
	0.46 

	16
	1.08 
	1.32 
	3.97 **
	0.42 
	0.37 
	0.15 
	0.81 
	0.42 

	17
	0.46 
	0.75 
	0.75 
	0.86 
	0.88 
	0.42 
	0.66 
	1.05 

	18
	0.46 
	2.68 **
	1.01 
	0.92 
	0.88 
	0.58 
	1.10 
	0.79 

	19
	3.39 **
	1.25 
	0.59 
	0.56 
	0.00 
	0.71 
	0.58 
	0.99 

	20
	1.34 
	0.74 
	1.00 
	1.29 
	2.98 **
	1.64 *
	0.74 
	1.55 *

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值


附表3.1.2-7

	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	1
	1.26 
	0.31 
	0.67 
	3.16 **
	0.60 
	1.46 
	2.28 **

	2
	0.84 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.34 
	0.70 

	3
	0.82 
	0.70 
	0.90 
	1.79 **
	1.74 **
	0.76 
	1.16 

	4
	0.42 
	0.34 
	0.00 
	0.56 
	0.53 
	0.88 
	0.72 

	5
	0.65 
	0.54 
	0.67 
	0.00 
	0.99 
	0.71 
	0.75 

	6
	1.26 
	0.64 
	1.64 *
	1.85 **
	1.59 *
	1.25 
	0.40 

	7
	1.76 **
	0.34 
	0.67 
	1.05 
	0.65 
	0.93 
	1.23 

	8
	2.67 **
	1.93 **
	1.82 **
	1.05 
	1.95 **
	2.04 **
	1.36 

	9
	0.75 
	0.40 
	1.70 
	1.49 *
	0.99 
	0.59 
	1.96 **

	10
	0.99 
	0.34 
	1.25 
	0.69 
	1.45 
	1.69 *
	1.45 

	11
	1.20 
	0.85 
	1.55 *
	1.48 *
	1.30 
	0.96 
	1.17 

	12
	0.90 
	0.42 
	0.67 
	0.56 
	0.99 
	1.25 
	1.27 

	13
	0.77 
	1.17 
	1.70 
	0.69 
	1.54 *
	0.71 
	0.67 

	14
	0.00 
	0.42 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	1.36 
	0.26 

	15
	0.68 
	0.23 
	0.60 
	0.25 
	0.39 
	1.18 
	0.91 

	16
	1.43 
	0.88 
	1.55 
	0.58 
	0.95 
	0.30 
	0.49 

	17
	0.42 
	8.69 **
	1.25 
	1.05 
	0.65 
	0.44 
	0.26 

	18
	0.33 
	0.42 
	0.67 
	0.69 
	1.45 
	0.56 
	0.89 

	19
	0.90 
	0.42 
	0.67 
	0.69 
	0.53 
	0.81 
	0.78 

	20
	1.94 **
	0.97 
	2.03 **
	2.38 **
	1.72 **
	1.75 **
	1.26 

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.2-8

	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	1
	0.32 
	0.98 
	1.07 
	0.99 
	2.16 **
	1.05 

	2
	0.58 
	0.00 
	1.25 
	1.01 
	0.77 
	2.10 **

	3
	1.33 
	0.99 
	0.99 
	1.10 
	0.77 
	0.54 

	4
	1.06 
	0.47 
	1.01 
	0.47 
	0.49 
	0.64 

	5
	0.31 
	0.88 
	0.88 
	1.35 
	0.49 
	1.63 *

	6
	0.58 
	1.28 
	0.74 
	1.08 
	1.27 
	0.70 

	7
	0.58 
	0.74 
	0.48 
	0.64 
	1.35 
	0.52 

	8
	1.67 *
	2.27 **
	2.22 **
	1.52 *
	2.04 **
	2.13 **

	9
	0.78 
	0.86 
	0.83 
	0.88 
	0.95 
	0.93 

	10
	1.93 **
	0.57 
	1.01 
	1.08 
	1.45 
	1.38 

	11
	1.82 **
	1.87 **
	0.92 
	1.01 
	0.51 
	1.12 

	12
	1.67 *
	0.57 
	1.45 
	1.05 
	0.37 
	1.06 

	13
	1.06 
	1.19 
	0.74 
	0.64 
	0.74 
	0.50 

	14
	0.58 
	0.94 
	0.74 
	0.25 
	0.39 
	0.45 

	15
	0.51 
	0.56 
	0.44 
	1.80 **
	1.53 *
	2.02 **

	16
	0.78 
	1.00 
	0.39 
	0.81 
	0.94 
	0.66 

	17
	0.58 
	1.19 
	0.74 
	0.64 
	0.37 
	0.44 

	18
	2.38 **
	1.05 
	1.25 
	1.02 
	1.67 
	0.84 

	19
	0.62 
	0.88 
	1.15 
	1.01 
	0.37 
	0.43 

	20
	0.92 
	1.71 **
	1.73 **
	1.67 *
	1.37 
	0.85 

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值


附表3.1.2-9


	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	1
	1.57 *
	0.53 
	1.72 **
	0.88 

	2
	0.72 
	0.29 
	0.00 
	0.00 

	3
	1.45 
	0.48 
	1.24 
	0.59 

	4
	0.40 
	0.29 
	0.61 
	0.00 

	5
	0.89 
	0.87 
	0.00 
	0.00 

	6
	1.33 
	0.37 
	1.84 **
	1.08 

	7
	0.98 
	0.60 
	0.97 
	0.88 

	8
	0.95 
	0.24 
	0.97 
	1.08 

	9
	1.36 
	0.76 
	1.72 **
	1.86 *

	10
	0.98 
	0.69 
	1.15 
	1.39 

	11
	1.09 
	6.03 **
	1.24 
	1.38 

	12
	0.61 
	0.24 
	0.75 
	0.16 

	13
	1.08 
	0.60 
	1.37 
	2.24 **

	14
	0.40 
	0.29 
	0.61 
	1.65 *

	15
	0.73 
	0.19 
	0.30 
	0.24 

	16
	1.58 *
	5.71 **
	0.53 
	0.22 

	17
	0.83 
	0.47 
	1.23 
	0.88 

	18
	0.52 
	0.44 
	0.97 
	1.08 

	19
	1.11 
	0.24 
	0.75 
	1.65 *

	20
	1.40 
	0.62 
	2.02 **
	2.72 **

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.2-10

	测定结果Cr
	5
	8
	21

	1
	0.99 
	2.47 **
	1.44 

	2
	0.00 
	0.00 
	0.41 

	3
	0.91 
	2.00 **
	0.39 

	4
	0.63 
	0.46 
	0.86 

	5
	0.77 
	0.86 
	0.67 

	6
	1.18 
	1.34 
	1.23 

	7
	0.63 
	1.17 
	0.86 

	8
	1.55 *
	1.26 
	1.71 **

	9
	0.85 
	1.13 
	1.39 

	10
	0.77 
	0.92 
	0.63 

	11
	1.92 **
	1.55 *
	0.69 

	12
	0.77 
	0.46 
	1.47 

	13
	2.57 **
	1.26 
	1.26 

	14
	0.00 
	0.56 
	1.30 

	15
	0.70 
	0.16 
	0.61 

	16
	1.71 **
	0.49 
	0.53 

	17
	0.77 
	0.73 
	0.63 

	18
	0.63 
	0.92 
	0.41 

	19
	0.63 
	0.56 
	2.08 **

	20
	2.00 **
	1.71 **
	1.50 *

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.2-11

	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	1
	0.50 
	1.17 
	0.85 
	1.04 
	0.98 

	2
	0.56 
	0.00 
	0.60 
	0.70 
	0.77 

	3
	0.80 
	1.14 
	1.33 
	2.31 **
	1.28 

	4
	1.11 
	0.97 
	0.60 
	0.59 
	0.57 

	5
	2.07 **
	1.19 
	0.49 
	0.46 
	1.03 

	6
	1.66 *
	1.82 **
	1.25 
	0.37 
	0.68 

	7
	0.68 
	1.19 
	1.09 
	0.95 
	0.88 

	8
	1.24 
	1.95 **
	1.33 
	1.99 **
	1.87 **

	9
	1.02 
	0.88 
	0.90 
	1.11 
	0.80 

	10
	0.88 
	0.97 
	1.09 
	0.95 
	1.07 

	11
	1.96 **
	1.76 **
	0.88 
	1.82 **
	1.22 

	12
	0.56 
	0.36 
	0.98 
	0.46 
	1.03 

	13
	1.66 *
	1.19 
	1.46 
	1.02 
	1.03 

	14
	0.00 
	0.00 
	0.60 
	1.12 
	0.60 

	15
	0.59 
	0.10 
	0.40 
	1.21 
	1.11 

	16
	1.02 
	0.74 
	0.92 
	0.65 
	0.45 

	17
	0.68 
	1.19 
	0.91 
	0.70 
	0.57 

	18
	1.11 
	0.00 
	0.77 
	0.46 
	1.13 

	19
	0.68 
	1.19 
	1.09 
	0.70 
	1.11 

	20
	1.22 
	2.14 **
	2.44 **
	1.36 
	1.77 **

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.2-12


	测定结果Mn
	7
	15
	18

	1
	0.43 
	0.48 
	0.54 

	2
	0.00 
	0.71 
	0.99 

	3
	1.94 **
	1.00 
	1.26 

	4
	0.79 
	0.87 
	0.00 

	5
	2.27 **
	1.32 
	0.00 

	6
	0.79 
	0.87 
	1.51 *

	7
	1.29 
	0.87 
	0.99 

	8
	1.02 
	1.74 **
	0.99 

	9
	0.75 
	1.74 **
	0.97 

	10
	0.64 
	0.71 
	2.41 **

	11
	1.86 **
	1.43 
	1.47 

	12
	0.79 
	0.87 
	0.80 

	13
	2.13 **
	1.41 
	2.05 **

	14
	0.00 
	0.71 
	0.00 

	15
	0.60 
	0.55 
	0.83 

	16
	1.34 
	0.46 
	0.68 

	17
	0.79 
	0.87 
	0.99 

	18
	0.79 
	0.71 
	0.00 

	19
	0.64 
	0.71 
	0.00 

	20
	1.13 
	2.01 **
	3.54 **

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.2-13

	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	1
	1.73 **
	1.25 
	1.17 
	0.83 
	1.32 
	0.96 
	2.43 **

	2
	0.78 
	0.62 
	0.76 
	0.00 
	0.85 
	0.98 
	0.36 

	3
	0.88 
	1.56 *
	0.72 
	0.36 
	1.25 
	0.75 
	1.03 

	4
	2.17 **
	1.24 
	0.97 
	0.90 
	0.56 
	1.05 
	1.62 *

	5
	0.89 
	0.62 
	0.92 
	1.47 
	0.56 
	1.16 
	0.73 

	6
	1.02 
	1.16 
	1.23 
	1.65 *
	0.56 
	1.43 
	1.07 

	7
	0.89 
	0.98 
	0.79 
	0.90 
	0.56 
	0.51 
	0.46 

	8
	0.78 
	0.76 
	2.82 **
	0.74 
	2.04 **
	2.47 **
	1.23 

	9
	1.63 *
	1.73 **
	0.83 
	1.04 
	0.70 
	0.68 
	1.42 

	10
	1.02 
	0.62 
	1.02 
	0.90 
	0.85 
	1.54 *
	1.55 *

	11
	1.67 *
	1.80 **
	1.88 **
	1.49 *
	1.16 
	1.13 
	2.10 **

	12
	0.43 
	0.62 
	0.38 
	0.74 
	0.72 
	1.00 
	0.85 

	13
	1.19 
	1.24 
	1.26 
	2.75 **
	1.55 *
	0.75 
	0.73 

	14
	0.43 
	0.62 
	0.58 
	0.90 
	0.72 
	0.51 
	0.38 

	15
	0.54 
	0.67 
	0.49 
	1.29 
	0.56 
	0.56 
	1.16 

	16
	1.07 
	0.43 
	0.89 
	0.83 
	0.83 
	1.18 
	1.16 

	17
	0.70 
	0.76 
	0.58 
	0.38 
	0.56 
	0.48 
	0.41 

	18
	0.43 
	0.76 
	0.49 
	0.14 
	0.46 
	0.56 
	0.38 

	19
	0.43 
	0.62 
	0.38 
	0.90 
	1.12 
	0.96 
	0.32 

	20
	1.39 
	1.98 **
	1.86 **
	1.78 **
	3.04 **
	1.31 
	0.60 

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值




附表3.1.2-14

	测定结果As
	36
	9
	24

	1
	0.68 
	0.94 
	0.82 

	2
	0.45 
	0.44 
	0.68 

	3
	0.65 
	2.94 **
	1.41 

	4
	0.86 
	0.36 
	0.68 

	5
	1.24 
	0.67 
	0.00 

	6
	0.86 
	0.67 
	0.84 

	7
	0.99 
	0.72 
	0.84 

	8
	3.76 **
	0.80 
	1.74 **

	9
	0.53 
	0.70 
	0.92 

	10
	0.92 
	0.36 
	1.86 **

	11
	1.73 **
	0.88 
	1.50 *

	12
	1.33 
	0.88 
	0.42 

	13
	0.98 
	1.34 
	2.32 **

	14
	0.53 
	0.44 
	0.84 

	15
	1.06 
	0.54 
	0.35 

	16
	0.59 
	1.41 
	0.46 

	17
	0.45 
	0.67 
	0.84 

	18
	0.22 
	3.65 **
	0.68 

	19
	0.95 
	0.67 
	0.68 

	20
	1.17 
	0.90 
	2.13 **

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值




附表3.1.2-15

	测定结果La
	17
	11
	15

	1
	3.14 **
	1.29 
	1.51 *

	2
	0.26 
	0.00 
	0.50 

	3
	0.69 
	1.01 
	1.26 

	4
	0.34 
	0.69 
	0.50 

	5
	0.65 
	1.43 
	0.00 

	6
	1.23 
	1.12 
	0.93 

	7
	0.55 
	1.05 
	1.26 

	8
	1.08 
	2.50 **
	3.23 **

	9
	1.62 *
	1.23 
	1.30 

	10
	2.29 **
	1.53 *
	0.99 

	11
	1.20 
	1.17 
	1.47 

	12
	0.26 
	0.69 
	0.61 

	13
	0.79 
	1.68 *
	0.93 

	14
	0.26 
	0.69 
	0.93 

	15
	0.71 
	0.29 
	0.22 

	16
	0.69 
	0.15 
	0.56 

	17
	0.00 
	0.69 
	0.93 

	18
	2.16 **
	0.56 
	0.50 

	19
	0.53 
	0.69 
	0.93 

	20
	1.56 *
	1.59 *
	1.47 

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.2-16


	测定结果Ce
	13
	17
	15

	1
	0.87 
	2.23 **
	2.33 **

	2
	0.59 
	0.00 
	0.05 

	3
	1.05 
	1.12 
	1.27 

	4
	0.75 
	0.00 
	0.05 

	5
	1.82 **
	0.00 
	0.00 

	6
	0.75 
	1.52 *
	1.86 **

	7
	1.09 
	0.96 
	1.03 

	8
	1.09 
	1.18 
	3.13 **

	9
	0.92 
	2.73 **
	1.58 *

	10
	2.33 **
	1.17 
	0.12 

	11
	1.63 *
	1.78 **
	0.95 

	12
	0.75 
	0.19 
	0.87 

	13
	1.03 
	1.80 **
	0.67 

	14
	0.75 
	0.00 
	0.67 

	15
	0.90 
	0.36 
	0.42 

	16
	0.87 
	0.20 
	0.61 

	17
	0.59 
	1.18 
	0.67 

	18
	0.38 
	0.00 
	0.55 

	19
	0.46 
	1.18 
	1.03 

	20
	1.40 
	2.40 **
	2.13 **

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.2-17
	测定结果Sr
	41
	16
	22

	1
	0.64 
	1.82 **
	1.36 

	2
	0.68 
	0.33 
	1.33 

	3
	0.75 
	0.99 
	1.72 **

	4
	1.34 
	0.43 
	0.54 

	5
	5.52 **
	3.34 **
	0.01 

	6
	0.70 
	1.02 
	1.01 

	7
	0.34 
	0.70 
	1.01 

	8
	2.43 **
	1.32 
	1.84 **

	9
	0.75 
	1.57 *
	1.14 

	10
	0.70 
	1.17 
	2.02 **

	11
	0.56 
	1.97 **
	1.46 

	12
	0.52 
	0.51 
	1.21 

	13
	0.75 
	0.51 
	0.66 

	14
	0.00 
	0.33 
	0.00 

	15
	0.34 
	0.68 
	0.37 

	16
	0.92 
	0.15 
	0.47 

	17
	0.52 
	0.70 
	0.66 

	18
	0.52 
	0.51 
	0.66 

	19
	0.52 
	0.67 
	0.54 

	20
	1.54 *
	1.29 
	1.97 **

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值



附表3.1.2-18

	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	1
	1.58 *
	0.45 
	1.05 
	0.54 
	1.40 

	2
	0.44 
	1.10 
	0.00 
	0.31 
	0.72 

	3
	1.14 
	0.72 
	1.05 
	1.45 
	0.93 

	4
	0.44 
	0.68 
	0.00 
	0.61 
	0.25 

	5
	2.16 **
	1.06 
	0.82 
	1.42 
	0.84 

	6
	1.56 *
	0.86 
	1.65 *
	0.68 
	0.84 

	7
	0.67 
	0.53 
	0.82 
	0.48 
	0.46 

	8
	0.72 
	2.19 **
	1.06 
	2.53 **
	3.48 **

	9
	0.95 
	0.62 
	0.78 
	0.47 
	0.66 

	10
	1.50 *
	0.68 
	1.26 
	1.04 
	1.32 

	11
	1.14 
	2.02 **
	1.55 *
	1.71 **
	1.85 **

	12
	0.36 
	0.53 
	0.82 
	0.48 
	0.46 

	13
	0.72 
	2.77 **
	2.51 **
	1.25 
	1.32 

	14
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.31 
	0.63 

	15
	1.22 
	0.80 
	0.82 
	0.38 
	0.72 

	16
	1.99 **
	1.13 
	0.45 
	2.31 **
	0.38 

	17
	0.67 
	0.68 
	0.67 
	0.57 
	0.63 

	18
	0.57 
	0.96 
	1.34 
	0.68 
	0.91 

	19
	0.88 
	0.53 
	0.67 
	0.89 
	0.30 

	20
	1.29 
	1.73 **
	2.67 **
	1.87 **
	1.88 **

	P=20,n=6
	k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70

	*为歧离值，**为离群值



单元平均值曼德尔统计量k初步判定，实验室6的1#/3#Pb、实验室13的4#/12#Pb、实验室17的3#Pb、实验室19的4#Pb、实验室20的18#Pb、实验室1的36#/27#Al、实验室3的30#Al、实验室5的28#Al、实验室8的27#/30#31#/Al、实验室10的32#Al、实验室16的31#Al、实验室20的36#Al、实验室3的2#Cd、实验室6的10#Cd 、实验室8的4#Cd、实验室10的18#Cd、实验室13的2#Cd、实验室16的2#Cd、实验室1的23#Sn、实验室10的2#Sn、实验室16的2#Sn、实验室6的11#Fe、实验室7的9#Fe、实验室10的9#Fe、实验室11的4#Fe、实验室19的9#Fe、实验室5的4#Cu、实验室8的5#/23#Cu、实验室13的42#Cu、实验室20的18#/4#Cu、实验室6的11#/20#Ni、实验室9的18#Ni、实验室10的25#Ni、实验室11的11#/18#Ni、实验室13的20#Ni、实验室5的28#Mg、实验室8的15#/29#Mg、实验室12的15#Mg、实验室15的27#Mg、实验室20的29#Mg、实验室1的5#Ti、实验室9的21#Ti、实验室14的21#Ti、实验室16的5#Ti、实验室19的21#Ti、实验室8的5#Cr、实验室11的8#Cr、实验室20的21#Cr、实验室6的8#Bi、实验室13的8#Bi、实验室6的18#Mn、实验室3的17#Si、实验室4的16#Si、实验室6的38#Si、实验室9的7#Si、实验室10的40#/16#Si、实验室11的7#/38#Si、实验室13的39#Si、实验室11的24#As、实验室1的15#La、实验室9的17#La、实验室10的11#La、实验室13的11#La、实验室20的17#/11#La、实验室6的17#Ce、实验室9的15#Ce、实验室11的13#Ce、实验室9的16#Sr、实验室20的41#Sr、实验室1的23#Sb、实验室6的23#/34#Sb、实验室10的23#Sb、实验室11的34#Sb水平为歧离值，实验室1的18#Pb、实验室3的12#/18#Pb、实验室6的12#/18#Pb、实验室8的3#/4#Pb、实验室9的4#Pb、实验室10的10#Pb、实验室11的1#/18#Pb、实验室12的10#Pb、实验室20的3#/22#Pb、实验室1的32#Al、实验室3的19#Al、实验室4的32#Al、实验室8的36#Al、实验室10的28#Al、实验室11的1#/19#/27#Al、实验室13的6#Al、实验室15的27#/28#/31#Al、实验室16的30#Al、实验室3的10#/18#Cd、实验室8的10#/18#Cd、实验室13的4#Cd、实验室20的4#/18#Cd、实验室1的2#Sn、实验室3的23#Sn、实验室5的2#Sn、实验室8的4#Sn、实验室11的24#Sn、实验室16的4#Sn、实验室20的4#/23#Sn、实验室8的4#/11#Fe、实验室9的11#Fe、实验室13的11#/9#Fe、实验室19的3#/4#Fe、实验室20的11#Fe、实验室1的18#/4#Cu、实验室3的12#Cu、实验室4的12#Cu、实验室5的3#Cu、实验室6的23#/18#/4#Cu、实验室7的23#Cu、实验室11的10#Cu、实验室16的5#Cu、实验室18的3#Cu、实验室19的42#Cu、实验室20的23#Cu、实验室1的18#/26#Ni、实验室3的18#/20#Ni、实验室6的18#Ni、实验室7的17#Ni、实验室8的17#/4#/11#/20#/25#Ni、实验室9的26#Ni、实验室17的4#Ni、实验室20的17#/11#/18#/20#/25#Ni、实验室1的27#Mg、实验室2的28#Mg、实验室8的4#/19#/27#/28#Mg、实验室10的15#Mg、实验室11的15#/4#Mg、实验室15的29#/28#Mg、实验室18的15#Mg、实验室20的4#/19#Mg、实验室1的14#Ti、实验室6的14#Ti、实验室9的14#Ti、实验室11的8#Ti、实验室13的21#Ti、实验室16的8#Ti、实验室20的14#/21#Ti、实验室1的8#Cr、实验室3的8#Cr、实验室8的21#Cr、实验室11的5#Cr、实验室13的5#Cr、实验室16的5#Cr、实验室19的21#Cr、实验室20的5#/8#Cr、实验室3的25#Bi、实验室5的8#Bi、实验室6的6#Bi、实验室8的6#/25#/26#Bi、实验室11的8#/6#/25#Bi、实验室20的6#/20#/26#Bi、实验室3的7#Mn、实验室5的7#Mn、实验室8的15#Mn、实验室9的15#Mn、实验室10的18#Mn、实验室11的7#Mn、实验室13的7#/18#Mn、实验室20的15#/18#Mn、实验室1的7#/16#Si、实验室4的7#Si、实验室8的37#/30#/40#Si、实验室9的17#Si、实验室11的17#/37#/16#Si、实验室13的38#Si、实验室20的17#/37#/38#/39#Si、实验室3的9#As、实验室8的36#/24#As、实验室10的24#As、实验室11的36#As、实验室13的24#As、实验室18的9#As、实验室20的24#As、实验室1的17#La、实验室8的11#/15#La、实验室10的17#La、实验室18的17#La、实验室1的17#/15#Ce、实验室5的13#Ce、实验室6的15#Ce、实验室8的15#Ce、实验室9的17#Ce、实验室10的13#Ce、实验室11的17#Ce、实验室13的17#Ce、实验室20的17#/15#Ce、实验室1的16#Sr、实验室3的22#Sr、实验室5的41#/16#Sr、实验室8的41#/22#Sr、实验室10的22#Sr、实验室11的16#Sr、实验室20的22#Sr、实验室5的23#Sb、实验室8的33#/35#/36#Sb、实验室11的33#/35#/36#Sb、实验室13的33#/34#Sb、实验室16的23#/35#Sb、实验室20的33#/34#/35#/36#Sb水平为离群值。

3.2科克伦检验
20个实验室精密度试验的测定次数不一，根据 GB/T 6379.2-2004 规定，n可取多数实验室的测定次数，同时GB/T 6379.2-2004柯克伦检验临界值表中单元重复测定数n最大为6，因此，本次柯克伦检验采用P=20，n=6的临界值：显著性水平5%的临界值为0.181，显著性水平1%的临界值为0.214。
对其它水平分别水平进行科克伦检验，结果见附表3.2-1~20：
科克伦检验统计量C
附表3.2-1
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	1
	0.0000113
	0.000103
	0.000157
	0.00104
	0.00688
	0.0264
	0.0169

	2
	0.0000148
	0
	0.0000548
	0.000707
	0.00707
	0.00707
	0.0134

	3
	0.0000142
	0.000110
	0.000127
	0.00130
	0.0147
	0.0240
	0.0151

	4
	0.00000447
	0.0000447
	0.0000707
	0.000548
	0.00447
	0.00548
	0.00447

	5
	0.0000114
	0.000110
	0.0000837
	0.00110
	0.00837
	0.0152
	0.00837

	6
	0.0000207
	0.000148
	0.000167
	0.000837
	0.0130
	0.0305*
	0.0182

	7
	0.0000152
	0.0000447
	0.000114
	0.000837
	0.00837
	0.00837
	0.0192

	8
	0.0000182
	0.000230**
	0.000342**
	0.00122
	0.00548
	0.0130
	0.0270

	9
	0.00000701
	0.000135
	0.000246
	0.00110
	0.00674
	0.0201
	0.0160

	10
	0.0000130
	0.0000548
	0.0000894
	0.00167
	0.00548
	0.0192
	0.0122

	11
	0.0000289**
	0.0000944
	0.000157
	0.000944
	0.00775
	0.0243
	0.0234

	12
	0.0000122
	0.0000548
	0.0000837
	0.00167
	0.00447
	0.00894
	0.0212

	13
	0.0000152
	0.000114
	0.000207
	0.00114
	0.0114
	0.0179
	0.0100

	14
	0.0000114
	0
	0.0000837
	0
	0.00548
	0.00548
	0.0152

	15
	/
	0.0000622
	0.0000982
	0.000430
	0.00251
	0.00356
	0.0138

	16
	0.0000196
	0.000114
	0.000158
	0.000403
	0.00877
	0.00518
	0.0150

	17
	0.0000130
	0.000148
	0.000122
	0.000548
	0.00548
	0.00837
	0.0114

	18
	0.00000548
	0.0000894
	0.000100
	0.000447
	0.00548
	0
	0.00548

	19
	0.00000837
	0.000110
	0.000207
	0.000447
	0.00447
	0.00837
	0.00548

	20
	0.0000117
	0.00018
	0.000135
	0.00127
	0.0100
	0.0217
	0.0291

	Smax
	0.0000289
	0.000230
	0.000342
	0.00167
	0.0147
	0.0305
	0.0291

	C
	0.207
	0.211
	0.242
	0.144
	0.174
	0.179
	0.157

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值


附表3.2-2


	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	1
	0.0000249
	0.000269
	0.00161
	0.0070
	0.0388
	0.0454
	0.0815
	0.0838
	0.201

	2
	0.00000447
	0.0000447
	0.000447
	0.00447
	0.0261
	0.0292
	0.0406
	0.0719
	0.0879

	3
	0.0000217
	0.000125
	0.00181
	0.0186
	0.0273
	0.0272
	0.0954
	0.0722
	0.168

	4
	0.00000837
	0.0000894
	0.000837
	0.0110
	0.0152
	0.0228
	0.0923
	0.137
	0.374**

	5
	0.0000305
	0.000230
	0.000447
	0.00707
	0.0179
	0.0619
	0.0635
	0.111
	0.143

	6
	0.0000179
	0.000182
	0.00134
	0.0122
	0.0321
	0.0464
	0.102
	0.0497
	0.113

	7
	0.0000130
	0.0000447
	0.000837
	0.00837
	0.0351
	0.0332
	0.0531
	0.110
	0.0853

	8
	0.0000158
	0.000618**
	0.00114
	0.0114
	0.0402
	0.0179
	0.0935
	0.124
	0.126

	9
	0.0000187
	0.000143
	0.00121
	0.00688
	0.0202
	0.0311
	0.0651
	0.0609
	0.0780

	10
	0.0000192
	0.0000837
	0.00100
	0.00837
	0.0207
	0.0672
	0.0808
	0.0750
	0.174

	11
	0.0000471**
	0.000192
	0.00142
	0.0298**
	0.0523*
	0.0408
	0.0482
	0.0775
	0.0774

	12
	0.0000114
	0.000122
	0.000270
	0.0114
	0.00837
	0.0421
	0.0311
	0.0418
	0.0572

	13
	0.0000167
	0.000167
	0.00559**
	0.0130
	0.0148
	0.0182
	0.0436
	0.0255
	0.0602

	14
	0.0000114
	0.0000837
	0.000548
	0.00837
	0.0110
	0.0182
	0.0503
	0.0971
	0.149

	15
	/
	0.000117
	0.000114
	0.00321
	0.0466
	0.116**
	0.0134
	0.173*
	0.0114

	16
	0.0000247
	0
	0.00115
	0.00209
	0.0123
	0.0298
	0.182**
	0.132
	0.121

	17
	0.0000241
	0.000239
	0.00100
	0.00548
	0.0179
	0.0152
	0.0152
	0.00837
	0.0474

	18
	0.0000158
	0.000167
	0.000547
	0.0134
	0.0152
	0.0444
	0.0416
	0.0460
	0.108

	19
	0.0000814**
	0.0000894
	0.00173
	0.0114
	0.0141
	0.0164
	0.0255
	0.0531
	0.0563

	20
	0.0000173
	0.000265
	0.00180
	0.0137
	0.0352
	0.0425
	0.0381
	0.0495
	0.106

	Smax
	0.0000814
	0.000618
	0.00559
	0.0298
	0.0523
	0.116
	0.182
	0.173
	0.374

	C
	0.451
	0.445
	0.561
	0.311
	0.175
	0.338
	0.307
	0.186
	0.361

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值



附表3.2-3

	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	1
	0.0000104
	0.0000539
	0.00112
	0.00701

	2
	0.0000141
	0.0000548
	0.00110
	0.00447

	3
	0.00000674
	0.0000751
	0.00147
	0.0142

	4
	0.00000548
	0.0000447
	0.000548
	0.00548

	5
	0.00000837
	0
	0.000447
	0.00447

	6
	0.0000134
	0.0000548
	0.00141
	0.00894

	7
	0.0000110
	0.0000837
	0.000707
	0.00837

	8
	0.00000837
	0.000110
	0.00259**
	0.0207**

	9
	0.00000820
	0.0000447
	0.000905
	0.00982

	10
	0.00000837
	0.0000447
	0.000548
	0.0122

	11
	0.0000130
	0.0000701
	0.00114
	0.0104

	12
	0.00000548
	0.0000447
	0.000228
	0.00447

	13
	0.0000141
	0.000167**
	0.000548
	0.0114

	14
	0
	0
	0
	0

	15
	/
	0.0000354
	0.000295
	0.00122

	16
	0.0000151
	0.0000874
	0.000408
	0.00288

	17
	0.0000114
	0.0000837
	0.000548
	0.00707

	18
	0.00000548
	0.0000894
	0.00114
	0.00447

	19
	0.00000548
	0.0000548
	0.000548
	0.00548

	20
	0.0000127
	0.000122
	0.00104
	0.0151

	Smax
	0.0000151
	0.000167
	0.00259
	0.0207

	C
	0.118
	0.240
	0.330
	0.246

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值



附表3.2-4
	测定结果Sn
	2
	4
	23

	1
	0.0000186
	0.0000820
	0.00176

	2
	0.00000447
	0.0000447
	0.000447

	3
	0.0000142
	0.0000786
	0.00237*

	4
	0.00000837
	0
	0.000837

	5
	0.0000200
	0.000100
	0.000548

	6
	0.00000894
	0.0000837
	0.00148

	7
	0.0000114
	0.0000707
	0.000837

	8
	0.00000548
	0.000158
	0.00130

	9
	0.00000874
	0.0000809
	0.000934

	10
	0.0000167
	0.0000447
	0.00148

	11
	0.0000190
	0.000168
	0.00142

	12
	0.00000837
	0.0000707
	0.000837

	13
	0.00000894
	0.000217**
	0.00130

	14
	0
	0.0000447
	0.000548

	15
	/
	0.0000396
	0.000400

	16
	0.0000163
	0.0000786
	0.000947

	17
	0.00000837
	0.000114
	0.000548

	18
	0.00000548
	0.0000447
	0.00114

	19
	0.00000837
	0.0000548
	0.00114

	20
	0.0000157
	0.000178*
	0.00218

	Smax
	0.0000200
	0.000217
	0.00237

	C
	0.142
	0.224  
	0.181

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值


附表3.2-5


	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	1
	0.0000110
	0.000174
	0.000603
	0.00539

	2
	0.00000447
	0
	0
	0

	3
	0.0000113
	0.000108
	0.000603
	0.00505

	4
	0.0000110
	0.0000837
	0
	0.00447

	5
	0.0000134
	0.0000447
	0
	0.00447

	6
	0.0000164
	0.000164
	0.000707
	0.00548

	7
	0.0000114
	0.000130
	0.000548
	0.00837

	8
	0.0000152
	0.000313**
	0.000837
	0.00837

	9
	0.00000934
	0.000112
	0.000820
	0.00539

	10
	0.0000114
	0.000110
	0.000548
	0.00837

	11
	0.0000168
	0.000197
	0.000539
	0.00775

	12
	0.00000548
	0.0000447
	0.000447
	0.00548

	13
	0.0000134
	0.0000837
	0.00114*
	0.0130**

	14
	0.00000837
	0.0000548
	0
	0

	15
	/
	0.0000356
	0.000421
	0.00316

	16
	0.0000114
	0.000104
	0.000168
	0.00273

	17
	0.0000114
	0.000114
	0.000447
	0.00548

	18
	0.00000447
	0.0000707
	0
	0.00447

	19
	0.0000217
	0.000378**
	0.000548
	0.00837

	20
	0.0000101
	0.000156
	0.000831
	0.00751

	Smax
	0.0000217
	0.000378
	0.00114
	0.0130

	C
	0.166
	0.307
	0.203
	0.207

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值



附表3.2-6

	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	1
	0.0000104
	0.0000112
	0.000114
	0.00121
	0.00505
	0.0407
	0.0362
	0.0653

	2
	0.00000447
	0.00000447
	0.0000548
	0.000447
	0
	0.0164
	0.0154
	0.0200

	3
	0.0000101
	0.0000197
	0.000147
	0.00270**
	0.00522
	0.0207
	0.0383
	0.0571

	4
	0.00000548
	0.0000110
	0.0000447
	0.00167
	0.00837
	0.0283
	0.0361
	0.00548

	5
	0.00000548
	0.0000365**
	0.000164
	0.00114
	0
	0.0148
	0.0394
	0.0589

	6
	0.0000120
	0.0000207
	0.000100
	0.000447
	0.0122
	0.0349
	0.0434
	0.0750

	7
	0.0000148
	0.0000192
	0.000192
	0.000894
	0.0114
	0.0251
	0.0344
	0.0365

	8
	0.0000148
	0.0000219
	0.000230
	0.000894
	0.0100
	0.0277
	0.0513
	0.0406

	9
	0.00000775
	0.0000113
	0.000148
	0.000831
	0.00405
	0.0242
	0.0254
	0.0411

	10
	0.0000114
	0.0000110
	0.000167
	0.00114
	0.00707
	0.0195
	0.0167
	0.0148

	11
	0.0000157
	0.0000129
	0.000114
	0.000701
	0.00751
	0.0238
	0.0671*
	0.0655

	12
	0.00000548
	0.00000837
	0.0000894
	0.000837
	0.00548
	0.0164
	0.0434
	0.0303

	13
	0.0000200*
	0.0000148
	0.000167
	0.00130
	0.00894
	0.0164
	0.0200
	0.0167

	14
	0.00000837
	0.00000837
	0.000114
	0.000548
	0
	0.00548
	0.0114
	0.00837

	15
	/
	0.0000195
	0.0000683
	0.000785
	0.00757
	0.0127
	0.0250
	0.0169

	16
	0.0000129
	0.0000230
	0.000600**
	0.000412
	0.00230
	0.00300
	0.0252
	0.0154

	17
	0.00000548
	0.0000130
	0.000114
	0.000837
	0.00548
	0.00837
	0.0207
	0.0383

	18
	0.00000548
	0.0000466**
	0.000152
	0.000894
	0.00548
	0.0114
	0.0344
	0.0288

	19
	0.0000404**
	0.0000217
	0.0000894
	0.000548
	0
	0.0141
	0.0182
	0.0361

	20
	0.0000160
	0.0000129
	0.000151
	0.00126
	0.0186**
	0.0324
	0.0232
	0.0563

	Smax
	0.0000404
	0.0000466
	0.0006
	0.0027
	0.0186
	0.0407
	0.0671
	0.0750

	C
	0.416
	0.274
	0.507
	0.301
	0.288
	0.171
	0.194
	0.162

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值


附表3.2-7


	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	1
	0.0000211
	0.0000405
	0.000447
	0.0252**
	0.00505
	0.0234
	0.0482**

	2
	0.0000141
	0
	0
	0
	0
	0.00548
	0.0148

	3
	0.0000137
	0.0000905
	0.000603
	0.0143
	0.0147
	0.0121
	0.0245

	4
	0.00000707
	0.0000447
	0
	0.00447
	0.00447
	0.0141
	0.0152

	5
	0.0000110
	0.0000707
	0.000447
	0
	0.00837
	0.0114
	0.0158

	6
	0.0000212
	0.0000837
	0.00110
	0.0148*
	0.0134
	0.0200
	0.00837

	7
	0.0000295
	0.0000447
	0.000447
	0.00837
	0.00548
	0.0148
	0.0259

	8
	0.0000449**
	0.000251**
	0.00122
	0.00837
	0.0164
	0.0327
	0.0288

	9
	0.0000126
	0.0000522
	0.00114
	0.0119
	0.00831
	0.00944
	0.0413*

	10
	0.0000167
	0.0000447
	0.000837
	0.00548
	0.0122
	0.0270
	0.0305

	11
	0.0000201
	0.000110
	0.00104
	0.0118
	0.0110
	0.0154
	0.0247

	12
	0.0000152
	0.0000548
	0.000447
	0.00447
	0.00837
	0.0200
	0.0268

	13
	0.0000130
	0.000152**
	0.00114
	0.00548
	0.0130
	0.0114
	0.0141

	14
	0
	0.0000548
	0
	0
	0
	0.0217
	0.00548

	15
	0.0000114
	0.0000305
	0.000404
	0.00200
	0.00327
	0.0188
	0.0192

	16
	0.0000240
	0.000114
	0.00104
	0.00461
	0.00801
	0.00476
	0.0103

	17
	0.00000707
	0.00113**
	0.000837
	0.00837
	0.00548
	0.00707
	0.00548

	18
	0.00000548
	0.0000548
	0.000447
	0.00548
	0.0122
	0.00894
	0.0187

	19
	0.0000152
	0.0000548
	0.000447
	0.00548
	0.00447
	0.0130
	0.0164

	20
	0.0000326*
	0.000126*
	0.00136
	0.0190**
	0.0145
	0.0280
	0.0266

	Smax
	0.0000449
	0.00113
	0.00136
	0.0252
	0.0164
	0.0327
	0.0482

	C
	0.263
	0.882
	0.149
	0.303
	0.144
	0.171
	0.207

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值



附表3.2-8

	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	1
	0.0000467
	0.000934
	0.0121
	0.0176
	0.0668*
	0.0388

	2
	0.0000837
	0
	0.0141
	0.0179
	0.0239
	0.0778

	3
	0.000191
	0.000944
	0.0112
	0.0195
	0.0238
	0.0202

	4
	0.000152
	0.000447
	0.0114
	0.00837
	0.0152
	0.0239

	5
	0.0000447
	0.000837
	0.0100
	0.0241
	0.0152
	0.0606

	6
	0.0000837
	0.00122
	0.00837
	0.0192
	0.0391
	0.0261

	7
	0.0000837
	0.000707
	0.00548
	0.0114
	0.0416
	0.0192

	8
	0.000241
	0.00217**
	0.0251**
	0.0270
	0.0631
	0.0792

	9
	0.000112
	0.000820
	0.00934
	0.0156
	0.0294
	0.0346

	10
	0.000278*
	0.000548
	0.0114
	0.0192
	0.0449
	0.0513

	11
	0.000262
	0.00178*
	0.0104
	0.0179
	0.0157
	0.0415

	12
	0.000241
	0.000548
	0.0164
	0.0187
	0.0114
	0.0394

	13
	0.000152
	0.00114
	0.00837
	0.0114
	0.0230
	0.0187

	14
	0.0000837
	0.000894
	0.00837
	0.00447
	0.0122
	0.0167

	15
	0.0000730
	0.000532
	0.00495
	0.0321
	0.0474
	0.0748

	16
	0.000113
	0.000953
	0.00441
	0.0144
	0.0291
	0.0246

	17
	0.0000837
	0.00114
	0.00837
	0.0114
	0.0114
	0.0164

	18
	0.000342**
	0.00100
	0.0141
	0.0182
	0.0515
	0.0311

	19
	0.0000894
	0.000837
	0.0130
	0.0179
	0.0114
	0.0158

	20
	0.000133
	0.00163
	0.0195
	0.0298
	0.0423
	0.0317

	Smax
	0.000342
	0.00217
	0.0251
	0.0321
	0.0668
	0.0792

	C
	0.210
	0.207
	0.208
	0.143
	0.178
	0.174

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值



附表3.2-9

	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	1
	0.0000215
	0.000101
	0.00125
	0.00447

	2
	0.00000984
	0.0000548
	0
	0

	3
	0.0000199
	0.0000905
	0.000905
	0.00302

	4
	0.00000548
	0.0000548
	0.000447
	0

	5
	0.0000122
	0.000164
	0
	0

	6
	0.0000182
	0.0000707
	0.00134
	0.00548

	7
	0.0000134
	0.000114
	0.000707
	0.00447

	8
	0.0000130
	0.0000447
	0.000707
	0.00548

	9
	0.0000186
	0.000144
	0.00125
	0.00944*

	10
	0.0000134
	0.000130
	0.000837
	0.00707

	11
	0.0000150
	0.00114**
	0.000905
	0.00701

	12
	0.00000837
	0.0000447
	0.000548
	0.000837

	13
	0.0000148
	0.000114
	0.00100
	0.0114**

	14
	0.00000548
	0.0000548
	0.000447
	0.00837

	15
	0.0000100
	0.0000351
	0.000217
	0.00122

	16
	0.0000217
	0.00108**
	0.000385
	0.00113

	17
	0.0000114
	0.0000894
	0.000894
	0.00447

	18
	0.00000707
	0.0000837
	0.000707
	0.00548

	19
	0.0000152
	0.0000447
	0.000548
	0.00837

	20
	0.0000192
	0.000117
	0.00147
	0.0138**

	Smax
	0.0000217
	0.00114
	0.00147
	0.0138

	C
	0.111
	0.495
	0.155
	0.235

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值


附表3.2-10


	测定结果Cr
	5
	8
	21

	1
	0.0000701
	0.00240**
	0.0191

	2
	0
	0
	0.00548

	3
	0.0000647
	0.00194*
	0.00522

	4
	0.0000447
	0.000447
	0.0114

	5
	0.0000548
	0.000837
	0.00894

	6
	0.0000837
	0.00130
	0.0164

	7
	0.0000447
	0.00114
	0.0114

	8
	0.000110
	0.00122
	0.0228

	9
	0.0000603
	0.00110
	0.0185

	10
	0.0000548
	0.000894
	0.00837

	11
	0.000136
	0.00151
	0.00924

	12
	0.0000548
	0.000447
	0.0195

	13
	0.000182**
	0.00122
	0.0167

	14
	0
	0.000548
	0.0173

	15
	0.0000497
	0.000152
	0.00811

	16
	0.000121
	0.000474
	0.00706

	17
	0.0000548
	0.000707
	0.00837

	18
	0.0000447
	0.000894
	0.00548

	19
	0.0000447
	0.000548
	0.0277*

	20
	0.000142*
	0.00166
	0.0199

	Smax
	0.000182
	0.0024
	0.0277

	C
	0.235
	0.223
	0.175

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值


附表3.2-11


	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	1
	0.0000405
	0.000539
	0.00775
	0.0125
	0.0145

	2
	0.0000447
	0
	0.00548
	0.00837
	0.0114

	3
	0.0000647
	0.000522
	0.0122
	0.0277**
	0.0190

	4
	0.0000894
	0.000447
	0.00548
	0.00707
	0.00837

	5
	0.000167
	0.000548
	0.00447
	0.00548
	0.0152

	6
	0.000134
	0.000837
	0.0114
	0.00447
	0.0100

	7
	0.0000548
	0.000548
	0.0100
	0.0114
	0.0130

	8
	0.000100
	0.000894
	0.0122
	0.0239**
	0.0277

	9
	0.0000820
	0.000405
	0.00820
	0.0133
	0.0119

	10
	0.0000707
	0.000447
	0.0100
	0.0114
	0.0158

	11
	0.000158
	0.000809
	0.00809
	0.0218**
	0.0181

	12
	0.0000447
	0.000167
	0.00894
	0.00548
	0.0152

	13
	0.000134
	0.000548
	0.0134
	0.0122
	0.0152

	14
	0
	0
	0.00548
	0.0134
	0.00894

	15
	0.0000471
	0.0000447
	0.00367
	0.0145
	0.0164

	16
	0.0000820
	0.000341
	0.00846
	0.00777
	0.00667

	17
	0.0000548
	0.000548
	0.00837
	0.00837
	0.00837

	18
	0.0000894
	0
	0.00707
	0.00548
	0.0167

	19
	0.0000548
	0.000548
	0.0100
	0.00837
	0.0164

	20
	0.0000982
	0.000982
	0.0223**
	0.0163
	0.0262

	Smax
	0.000167
	0.000982
	0.0223
	0.0277
	0.0277

	C
	0.170
	0.164
	0.250
	0.211
	0.156

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值



附表3.2-12

	测定结果Mn
	7
	15
	18

	1
	0.0000302
	0.000302
	0.00302

	2
	0
	0.000447
	0.00548

	3
	0.000135
	0.000632
	0.00701

	4
	0.0000548
	0.000548
	0

	5
	0.000158*
	0.000837
	0

	6
	0.0000548
	0.000548
	0.00837*

	7
	0.0000894
	0.000548
	0.00548

	8
	0.0000707
	0.00110
	0.00548

	9
	0.0000522
	0.00110
	0.00539

	10
	0.0000447
	0.000447
	0.0134**

	11
	0.000129
	0.000905
	0.00820

	12
	0.0000548
	0.000548
	0.00447

	13
	0.000148
	0.000894
	0.0114**

	14
	0
	0.000447
	0

	15
	0.0000415
	0.000346
	0.00460

	16
	0.0000934
	0.000291
	0.00376

	17
	0.0000548
	0.000548
	0.00548

	18
	0.0000548
	0.000447
	0

	19
	0.0000447
	0.000447
	0

	20
	0.0000786
	0.00127
	0.0197**

	Smax
	0.0000302
	0.000302
	0.00302

	C
	0.186
	0.169
	0.354

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值



附表3.2-13

	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	1
	0.000221
	0.000905
	0.00169
	0.00505
	0.0129
	0.0230
	0.0869**

	2
	0.000100
	0.000447
	0.00110
	0
	0.00837
	0.0235
	0.0130

	3
	0.000112
	0.00113
	0.00104
	0.00216
	0.0122
	0.0179
	0.0366

	4
	0.000278*
	0.000894
	0.00141
	0.00548
	0.00548
	0.0251
	0.0579

	5
	0.000114
	0.000447
	0.00134
	0.00894
	0.00548
	0.0277
	0.0261

	6
	0.000130
	0.000837
	0.00179
	0.0100
	0.00548
	0.0342
	0.0383

	7
	0.000114
	0.000707
	0.00114
	0.00548
	0.00548
	0.0122
	0.0164

	8
	0.000100
	0.000548
	0.00409**
	0.00447
	0.0200**
	0.0590**
	0.0439

	9
	0.000209
	0.00125
	0.00121
	0.00632
	0.00688
	0.0162
	0.0507

	10
	0.000130
	0.000447
	0.00148
	0.00548
	0.00837
	0.0367
	0.0552

	11
	0.000214
	0.00130
	0.00273*
	0.00905
	0.0114
	0.0269
	0.0748**

	12
	0.0000548
	0.000447
	0.000548
	0.00447
	0.00707
	0.0239
	0.0303

	13
	0.000152
	0.000894
	0.00182
	0.0167**
	0.0152
	0.0179
	0.0261

	14
	0.0000548
	0.000447
	0.000837
	0.00548
	0.00707
	0.0122
	0.0134

	15
	0.0000691
	0.000482
	0.000707
	0.00785
	0.00548
	0.0134
	0.0413

	16
	0.000137
	0.000314
	0.00129
	0.00505
	0.00817
	0.0281
	0.0414

	17
	0.0000894
	0.000548
	0.000837
	0.00230
	0.00548
	0.0114
	0.0148

	18
	0.0000547
	0.000548
	0.000707
	0.000837
	0.00447
	0.0134
	0.0134

	19
	0.0000548
	0.000447
	0.000548
	0.00548
	0.0110
	0.0230
	0.0114

	20
	0.000178
	0.00143
	0.00270
	0.0108
	0.0298**
	0.0314
	0.0214

	Smax
	0.000278
	0.00143
	0.00409
	0.0167
	0.0298
	0.059
	0.0869

	C
	0.190
	0.162
	0.296
	0.276
	0.336
	0.253
	0.221

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值



附表3.2-14

	测定结果As
	36
	9
	24

	1
	0.0000170
	0.000117
	0.000539

	2
	0.0000114
	0.0000548
	0.000447

	3
	0.0000164
	0.000367**
	0.000924

	4
	0.0000217
	0.0000447
	0.000447

	5
	0.0000311
	0.0000837
	0

	6
	0.0000217
	0.0000837
	0.000548

	7
	0.0000249
	0.0000894
	0.000548

	8
	0.0000945**
	0.000100
	0.00114

	9
	0.0000133
	0.0000874
	0.000603

	10
	0.0000230
	0.0000447
	0.00122

	11
	0.0000434*
	0.000110
	0.000982

	12
	0.0000335
	0.000110
	0.000277

	13
	0.0000245
	0.000167
	0.00152*

	14
	0.0000134
	0.0000548
	0.000548

	15
	0.0000265
	0.0000676
	0.000230

	16
	0.0000147
	0.000176
	0.000301

	17
	0.0000114
	0.0000837
	0.000548

	18
	0.00000548
	0.000456**
	0.000447

	19
	0.0000239
	0.0000837
	0.000447

	20
	0.0000294
	0.000112
	0.00140

	Smax
	0.0000945
	0.000456
	0.00152

	C
	0.466
	0.400
	0.197

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值



附表3.2-15

	测定结果La
	17
	11
	15

	1
	0.000650**
	0.00103
	0.0136

	2
	0.0000548
	0
	0.00447

	3
	0.000142
	0.000809
	0.0114

	4
	0.0000707
	0.000548
	0.00447

	5
	0.000134
	0.00114
	0

	6
	0.000255*
	0.000894
	0.00837

	7
	0.000114
	0.000837
	0.0114

	8
	0.000224
	0.00200**
	0.0292**

	9
	0.000336**
	0.000982
	0.0117

	10
	0.000474**
	0.00122
	0.00894

	11
	0.000249
	0.000934
	0.0133

	12
	0.0000548
	0.000548
	0.00548

	13
	0.000164
	0.00134
	0.00837

	14
	0.0000548
	0.000548
	0.00837

	15
	0.000148
	0.000230
	0.00200

	16
	0.000143
	0.000118
	0.00510

	17
	0
	0.000548
	0.00837

	18
	0.000447**
	0.000447
	0.00447

	19
	0.000110
	0.000548
	0.00837

	20
	0.000322**
	0.00127
	0.0133

	Smax
	0.00065
	0.002
	0.0292

	C
	0.305
	0.235
	0.365

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值



附表3.2-16

	测定结果Ce
	13
	17
	15

	1
	0.000104
	0.00104**
	0.0190**

	2
	0.0000707
	0
	0.000447

	3
	0.000125
	0.000522
	0.0104**

	4
	0.0000894
	0
	0.000447

	5
	0.000217*
	0
	0

	6
	0.0000894
	0.000707
	0.0152**

	7
	0.000130
	0.000447
	0.00837*

	8
	0.000130
	0.000548
	0.0255**

	9
	0.000110
	0.00127**
	0.0129**

	10
	0.000277**
	0.000547
	0.00100

	11
	0.000194
	0.000831
	0.00775

	12
	0.0000894
	0.0000894
	0.00707

	13
	0.000122
	0.000837*
	0.00548

	14
	0.0000894
	0
	0.00548

	15
	0.000107
	0.000167
	0.00344

	16
	0.000104
	0.0000934
	0.00497

	17
	0.0000707
	0.000548
	0.00548

	18
	0.0000447
	0
	0.00447

	19
	0.00005478
	0.000548
	0.00837*

	20
	0.000167
	0.00112**
	0.0174**

	Smax
	0.000277
	0.00127
	0.0255

	C
	0.222
	0.213
	0.293

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值


附表3.2-17


	测定结果Sr
	41
	16
	22

	1
	0.000104
	0.00298
	0.0112

	2
	0.000110
	0.000548
	0.0110

	3
	0.000121
	0.00163
	0.0142

	4
	0.000217**
	0.000707
	0.00447

	5
	0.000894**
	0.00548**
	0.000122

	6
	0.000114
	0.00167
	0.00837

	7
	0.0000548
	0.00114
	0.00837

	8
	0.000394**
	0.00217
	0.0152

	9
	0.000122
	0.00257
	0.00944

	10
	0.000114
	0.00192
	0.0167

	11
	0.0000905
	0.00323*
	0.0121

	12
	0.0000837
	0.000837
	0.0100

	13
	0.000122
	0.000837
	0.00548

	14
	0
	0.000548
	0

	15
	0.0000548
	0.00111
	0.00303

	16
	0.000149
	0.000249
	0.00388

	17
	0.0000837
	0.00114
	0.00548

	18
	0.0000837
	0.000837
	0.00548

	19
	0.0000837
	0.00110
	0.00447

	20
	0.000250**
	0.00212
	0.0163

	Smax
	0.000894
	0.00548
	0.0167

	C
	0.654
	0.364
	0.150

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值



附表3.2-18

	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	1
	0.000197
	0.000467
	0.00701
	0.00786
	0.0254

	2
	0.0000548
	0.00114
	0
	0.00447
	0.0130

	3
	0.000142
	0.000751
	0.00701
	0.0211*
	0.0168

	4
	0.0000548
	0.000707
	0
	0.00894
	0.00447

	5
	0.000270*
	0.00110
	0.00548
	0.0207
	0.0152

	6
	0.000195
	0.000894
	0.0110
	0.0100
	0.0152

	7
	0.0000837
	0.000548
	0.00548
	0.00707
	0.00837

	8
	0.0000894
	0.00228**
	0.00707
	0.0370**
	0.0630**

	9
	0.000119
	0.000647
	0.00522
	0.00688
	0.0119

	10
	0.000187
	0.000707
	0.00837
	0.0152
	0.0239

	11
	0.000143
	0.00210**
	0.0103
	0.0249**
	0.0335

	12
	0.0000447
	0.000548
	0.00548
	0.00707
	0.00837

	13
	0.0000894
	0.00288**
	0.0167**
	0.0182
	0.0239

	14
	0
	0
	0
	0.00447
	0.0114

	15
	0.000153
	0.000837
	0.00548
	0.00548
	0.0130

	16
	0.000249
	0.00117
	0.00298
	0.0337**
	0.00696

	17
	0.0000837
	0.000707
	0.00447
	0.00837
	0.0114

	18
	0.0000707
	0.00100
	0.00894
	0.01
	0.0164

	19
	0.000110
	0.000548
	0.00447
	0.0130
	0.00548

	20
	0.000161
	0.00180**
	0.0178**
	0.0273**
	0.0341*

	Smax
	0.000270
	0.00288
	0.0178
	0.0370
	0.0630

	C
	0.180
	0.267
	0.241
	0.224
	0.396

	P=20, n=6
	5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205

	*为歧离值，**为离群值



3.3 格拉布斯检验
对方法单元平均值分别进行一个离群观测值及两个离群观测值的格拉布斯检验，结果分别见附表3.3-1～40。
单元平均值一Grubbs检验统计量G（一个离群观测值）/（两个离群观测值）
附表3.3-1
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	1
	0.000195
	0.00214
	0.00656
	0.0475
	0.535
	1.018
	1.955

	2
	0.000198
	0.00210
	0.00676
	0.0480
	0.540
	1.040
	1.944

	3
	0.000203
	0.00203
	0.00647
	0.0519
	0.542
	1.028
	1.965

	4
	0.000228
	0.00182
	0.00690
	0.0436
	0.578*
	1.034
	1.908

	5
	0.000176
	0.00202
	0.00648
	0.0472
	0.532
	0.994
	1.942

	6
	0.000186
	0.00222
	0.00636
	0.0492
	0.542
	1.004
	1.936

	7
	0.000174
	0.00208
	0.00564*
	0.0482
	0.538
	1.012
	1.952

	8
	0.000204
	0.00226
	0.00648
	0.0470
	0.524
	1.012
	1.936

	9
	0.000209
	0.00257
	0.00664
	0.0480
	0.544
	1.026
	1.958

	10
	0.000198
	0.00216
	0.00666
	0.0484
	0.536
	1.002
	1.940

	11
	0.000202
	0.00221
	0.00635
	0.0461
	0.520
	1.011
	1.904

	12
	0.000220
	0.00216
	0.00672
	0.0484
	0.522
	0.986
	1.950

	13
	0.000204
	0.00184
	0.00676
	0.0464
	0.524
	1.042
	1.950

	14
	0.000216
	0.00240
	0.00682
	0.0500
	0.564
	1.064
	2.024

	15
	/
	0.00209
	0.00632
	0.0487
	0.527
	0.983
	1.977

	16
	0.000206
	0.00209
	0.00631
	0.0476
	0.540
	0.980
	1.929

	17
	0.000232
	0.00242
	0.00660
	0.0486
	0.534
	1.012
	2.014

	18
	0.000164
	0.00214
	0.0063
	0.0498
	0.554
	1.010
	1.954

	19
	0.000222
	0.00262
	0.00614
	0.0478
	0.528
	1.052
	1.984

	20
	0.000202
	0.00215
	0.00677
	0.0487
	0.540
	1.051
	2.005

	总平均值
	0.000202
	0.00218
	0.00649
	0.0480
	0.538
	1.016
	1.954

	SD
	0.0000180
	0.000204
	0.000290
	0.00167
	0.0143
	0.0238
	0.0316

	Max
	0.000232
	0.00262
	0.0069
	0.0519
	0.578
	1.064
	2.024

	Min
	0.000164
	0.00215
	0.00564
	0.0436
	0.52
	0.98
	1.904

	Gmax
	1.667
	2.157
	1.414
	2.335
	2.797
	2.017
	2.215

	Gmin
	2.410 
	3.194 
	2.041 
	2.116 
	2.168 
	2.403 
	1.865 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-2
	测定结果Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	1
	0.000195
	0.00214
	0.00656
	0.0475
	0.535
	1.018
	1.955

	2
	0.000198
	0.00210
	0.00676
	0.0480
	0.540
	1.040
	1.944

	3
	0.000203
	0.00203
	0.00647
	0.0519
	0.542
	1.028
	1.965

	4
	0.000228
	0.00182
	0.00690
	0.0436
	0.578**
	1.034
	1.908

	5
	0.000176
	0.00202
	0.00648
	0.0472
	0.532
	0.994
	1.942

	6
	0.000186
	0.00222
	0.00636
	0.0492
	0.542
	1.004
	1.936

	7
	0.000174
	0.00208
	0.00564
	0.0482
	0.538
	1.012
	1.952

	8
	0.000204
	0.00226
	0.00648
	0.0470
	0.524
	1.012
	1.936

	9
	0.000209
	0.00257
	0.00664
	0.0480
	0.544
	1.026
	1.958

	10
	0.000198
	0.00216
	0.00666
	0.0484
	0.536
	1.002
	1.940

	11
	0.000202
	0.00221
	0.00635
	0.0461
	0.520
	1.011
	1.904

	12
	0.000220
	0.00216
	0.00672
	0.0484
	0.522
	0.986
	1.950

	13
	0.000204
	0.00184
	0.00676
	0.0464
	0.524
	1.042
	1.950

	14
	0.000216
	0.00240
	0.00682
	0.0500
	0.564**
	1.064
	2.024

	15
	/
	0.00209
	0.00632
	0.0487
	0.527
	0.983
	1.977

	16
	0.000206
	0.00209
	0.00631
	0.0476
	0.540
	0.980
	1.929

	17
	0.000232
	0.00242
	0.00660
	0.0486
	0.534
	1.012
	2.014

	18
	0.000164
	0.00214
	0.0063
	0.0498
	0.554
	1.010
	1.954

	19
	0.000222
	0.00262
	0.00614
	0.0478
	0.528
	1.052
	1.984

	20
	0.000202
	0.00215
	0.00677
	0.0487
	0.540
	1.051
	2.005

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	0.9346 
	0.5050 
	0.8184 
	0.6149 
	0.3567 
	0.6593 
	0.5333 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	0.9810 
	0.6632 
	0.4006 
	0.5111 
	0.8294 
	0.7187 
	0.6978 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。




附表3.3-3


	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	1
	0.000333
	0.00254
	0.0710
	0.971
	3.006
	5.787
	12.189
	16.387
	20.301

	2
	0.000158
	0.00298
	0.0742
	0.982
	3.006
	5.760
	12.170
	16.412
	20.304

	3
	0.000291
	0.00248
	0.0685
	0.965
	3.055
	5.713
	12.254
	16.250
	20.240

	4
	0.000288
	0.00256
	0.0712
	1.032*
	2.966
	5.688
	12.298
	16.618
	20.432

	5
	0.000266
	0.00784**
	0.0678
	0.960
	2.972
	5.746
	12.084
	16.294
	20.430

	6
	0.000302
	0.00246
	0.0696
	0.950
	2.914
	5.690
	12.194
	16.248
	20.262

	7
	0.000252
	0.00248
	0.0708
	0.972
	3.056
	5.800
	12.202
	16.378
	20.372

	8
	0.000280
	0.00308
	0.0704
	0.976
	2.998
	5.698
	12.450
	16.772*
	20.756**

	9
	0.000341
	0.00254
	0.0724
	0.975
	3.005
	5.761
	12.162
	16.269
	20.254

	10
	0.000302
	0.00272
	0.071
	0.958
	2.984
	5.762
	12.146
	16.344
	20.228

	11
	0.000302
	0.00279
	0.0707
	0.981
	3.068
	5.835
	12.327
	16.430
	20.474

	12
	0.000294
	0.00290
	0.0710
	0.966
	2.972
	5.588
	12.138
	16.420
	20.328

	13
	0.000306
	0.00254
	0.0678
	0.978
	2.968
	5.806
	12.150
	16.440
	20.286

	14
	0.000304
	0.00268
	0.0726
	1.008
	2.992
	5.844
	11.926
	16.336
	20.242

	15
	/
	0.00254
	0.0682
	0.950
	3.042
	5.678
	12.194
	16.478
	20.314

	16
	0.000269
	0.00260
	0.0707
	0.974
	2.992
	5.705
	12.162
	16.313
	20.321

	17
	0.000414
	0.00262
	0.0690
	0.964
	2.992
	5.706
	12.156
	16.508
	20.190

	18
	0.000470
	0.00304
	0.0796**
	0.976
	3.214**
	5.868
	12.104
	16.422
	20.390

	19
	0.000316
	0.00306
	0.0730
	0.964
	3.040
	5.762
	12.120
	16.358
	20.362

	20
	0.000340
	0.00290
	0.0726
	0.935
	2.963
	5.849
	12.199
	16.446
	20.397

	平均值
	0.000307
	0.00297
	0.0711
	0.972
	3.010
	5.752
	12.181
	16.406
	20.344

	SD
	0.0000628
	0.00117
	0.00268
	0.0206
	0.0611
	0.0704
	0.103
	0.126
	0.123

	Max
	0.000470
	0.00784
	0.0796
	1.032
	3.214
	5.868
	12.45
	16.772
	20.756

	Min
	0.000158
	0.00246
	0.0678
	0.935
	2.914
	5.588
	11.926
	16.248
	20.190

	Gmax
	2.596 
	4.162 
	3.172 
	2.913 
	3.339 
	1.648 
	2.612 
	2.905 
	3.350 

	Gmin
	2.373 
	0.436 
	1.231 
	1.796 
	1.571 
	2.330 
	2.476 
	1.254 
	1.252 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。




附表3.3-4

	测定结果Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	1
	0.000333
	0.00254
	0.0710
	0.971
	3.006
	5.787
	12.189
	16.387
	20.301

	2
	0.000158
	0.00298
	0.0742
	0.982
	3.006
	5.760
	12.170
	16.412
	20.304

	3
	0.000291
	0.00248
	0.0685
	0.965
	3.055
	5.713
	12.254
	16.250
	20.240

	4
	0.000288
	0.00256
	0.0712
	1.032**
	2.966
	5.688
	12.298
	16.618**
	20.432

	5
	0.000266
	0.00784**
	0.0678
	0.960
	2.972
	5.746
	12.084
	16.294
	20.430

	6
	0.000302
	0.00246
	0.0696
	0.950
	2.914
	5.690
	12.194
	16.248
	20.262

	7
	0.000252
	0.00248
	0.0708
	0.972
	3.056
	5.800
	12.202
	16.378
	20.372

	8
	0.000280
	0.00308
	0.0704
	0.976
	2.998
	5.698
	12.450
	16.772**
	20.756**

	9
	0.000341
	0.00254
	0.0724
	0.975
	3.005
	5.761
	12.162
	16.269
	20.254

	10
	0.000302
	0.00272
	0.071
	0.958
	2.984
	5.762
	12.146
	16.344
	20.228

	11
	0.000302
	0.00279
	0.0707
	0.981
	3.068
	5.835
	12.327
	16.430
	20.474

	12
	0.000294
	0.00290
	0.0710
	0.966
	2.972
	5.588
	12.138
	16.420
	20.328

	13
	0.000306
	0.00254
	0.0678
	0.978
	2.968
	5.806
	12.150
	16.440
	20.286

	14
	0.000304
	0.00268
	0.0726
	1.008**
	2.992
	5.844
	11.926
	16.336
	20.242

	15
	/
	0.00254
	0.0682
	0.950
	3.042
	5.678
	12.194
	16.478
	20.314

	16
	0.000269
	0.00260
	0.0707
	0.974
	2.992
	5.705
	12.162
	16.313
	20.321

	17
	0.000414
	0.00262
	0.0690
	0.964
	2.992
	5.706
	12.156
	16.508
	20.190

	18
	0.000470
	0.00304
	0.0796**
	0.976
	3.214**
	5.868
	12.104
	16.422
	20.390

	19
	0.000316
	0.00306
	0.0730
	0.964
	3.040
	5.762
	12.120
	16.358
	20.362

	20
	0.000340
	0.00290
	0.0726
	0.935
	2.963
	5.849
	12.199
	16.446
	20.397

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	0.6844
	一个检验已离群，不再检验二个
	一个检验已离群，不再检验二个
	0.3241
	一个检验已离群，不再检验二个
	0.7318
	0.4937
	0.3419
	一个检验已离群，不再检验二个

	两低 G1，2=S1，22/S02
	0.8776 
	
	
	0.7481
	
	0.6209
	0.5993
	0.8169
	

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。




附表3.3-5

	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	1
	0.000181
	0.00269
	0.0544
	0.461

	2
	0.000210
	0.00254
	0.0538
	0.458

	3
	0.000176
	0.00252
	0.0572
	0.487

	4
	0.000164
	0.00232
	0.0496
	0.454

	5
	0.000172
	0.0025
	0.0502
	0.448

	6
	0.000176
	0.00264
	0.0550
	0.474

	7
	0.000182
	0.00268
	0.0530
	0.472

	8
	0.000192
	0.00252
	0.0508
	0.446

	9
	0.000185
	0.00280
	0.0563
	0.478

	10
	0.000182
	0.00268
	0.0534
	0.470

	11
	0.000189
	0.00261
	0.0529
	0.475

	12
	0.000144
	0.00268
	0.0540
	0.462

	13
	0.000190
	0.00224
	0.0494
	0.464

	14
	0.000150
	0.00280
	0.0540
	0.500

	15
	/
	0.00252
	0.0540
	0.462

	16
	0.000201
	0.00252
	0.0541
	0.465

	17
	0.000164
	0.00248
	0.0524
	0.450

	18
	0.000184
	0.00254
	0.0536
	0.442

	19
	0.000174
	0.00236
	0.0516
	0.474

	20
	0.000173
	0.00271
	0.0565
	0.455

	平均值
	0.000178
	0.00257
	0.0533
	0.465

	SD
	0.0000159
	0.000149
	0.00217
	0.0144

	Max
	0.00021
	0.0028
	0.0572
	0.500

	Min
	0.000144
	0.00224
	0.0494
	0.442

	Gmax
	2.013 
	1.544 
	1.797 
	2.431 

	Gmin
	2.138 
	2.215 
	1.797 
	1.597 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。




附表3.3-6
	测定结果Cd
	2
	4
	10
	18

	1
	0.000181
	0.00269
	0.0544
	0.461

	2
	0.000210
	0.00254
	0.0538
	0.458

	3
	0.000176
	0.00252
	0.0572
	0.487

	4
	0.000164
	0.00232
	0.0496
	0.454

	5
	0.000172
	0.0025
	0.0502
	0.448

	6
	0.000176
	0.00264
	0.0550
	0.474

	7
	0.000182
	0.00268
	0.0530
	0.472

	8
	0.000192
	0.00252
	0.0508
	0.446

	9
	0.000185
	0.00280
	0.0563
	0.478

	10
	0.000182
	0.00268
	0.0534
	0.470

	11
	0.000189
	0.00261
	0.0529
	0.475

	12
	0.000144
	0.00268
	0.0540
	0.462

	13
	0.000190
	0.00224
	0.0494
	0.464

	14
	0.000150
	0.00280
	0.0540
	0.500

	15
	/
	0.00252
	0.0540
	0.462

	16
	0.000201
	0.00252
	0.0541
	0.465

	17
	0.000164
	0.00248
	0.0524
	0.450

	18
	0.000184
	0.00254
	0.0536
	0.442

	19
	0.000174
	0.00236
	0.0516
	0.474

	20
	0.000173
	0.00271
	0.0565
	0.455

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	0.9259 
	0.7157 
	0.6869 
	0.5134 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	0.9791 
	0.5578 
	0.6402 
	0.7516 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-7


	测定结果Sn
	2
	4
	23

	1
	0.000145
	0.00255
	0.0259

	2
	0.0000720**
	0.00248
	0.0252

	3
	0.000133
	0.00247
	0.0257

	4
	0.000138
	0.00210
	0.0298

	5
	0.000150
	0.0026
	0.0286

	6
	0.000106
	0.00242
	0.0268

	7
	0.000166
	0.00250
	0.0268

	8
	0.000156
	0.00250
	0.0248

	9
	0.000158
	0.00266
	0.0255

	10
	0.000134
	0.00258
	0.0252

	11
	0.000147
	0.00263
	0.0267

	12
	0.000148
	0.00270
	0.0308

	13
	0.000134
	0.00268
	0.0248

	14
	0.000130
	0.00388**
	0.0314*

	15
	/
	0.00266
	0.0263

	16
	0.000164
	0.00247
	0.0263

	17
	0.000152
	0.00224
	0.0234

	18
	0.000144
	0.00258
	0.0266

	19
	0.000142
	0.00256
	0.0296

	20
	0.000156
	0.00258
	0.0282

	平均值
	0.000141
	0.00259
	0.0269

	SD
	0.0000217
	0.000336
	0.00215

	Max
	0.000166
	0.00388
	0.0314

	Min
	0.000072
	0.0021
	0.0234

	Gmax
	1.152 
	3.839 
	2.093 

	Gmin
	3.180 
	1.458 
	1.628 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-8


	测定结果Sn
	2
	4
	23

	1
	0.000145
	0.00255
	0.0259

	2
	0.0000720**
	0.00248
	0.0252

	3
	0.000133
	0.00247
	0.0257

	4
	0.000138
	0.00210
	0.0298

	5
	0.000150
	0.0026
	0.0286

	6
	0.000106
	0.00242
	0.0268

	7
	0.000166
	0.00250
	0.0268

	8
	0.000156
	0.00250
	0.0248

	9
	0.000158
	0.00266
	0.0255

	10
	0.000134
	0.00258
	0.0252

	11
	0.000147
	0.00263
	0.0267

	12
	0.000148
	0.00270
	0.0308

	13
	0.000134
	0.00268
	0.0248

	14
	0.000130
	0.00388**
	0.0314*

	15
	/
	0.00266
	0.0263

	16
	0.000164
	0.00247
	0.0263

	17
	0.000152
	0.00224
	0.0234

	18
	0.000144
	0.00258
	0.0266

	19
	0.000142
	0.00256
	0.0296

	20
	0.000156
	0.00258
	0.0282

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	一个检验已离群，
不再检验二个
	一个检验已离群，
不再检验二个
	0.5559 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	
	
	0.7876 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。




附表3.3-9

	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	1
	0.000153
	0.00413
	0.0118
	0.259

	2
	0.000158
	0.00410
	0.0120
	0.260

	3
	0.000145
	0.00402
	0.0122
	0.246

	4
	0.000142
	0.00328**
	0.0120
	0.238

	5
	0.000164
	0.00402
	0.0120
	0.228

	6
	0.000132
	0.00428
	0.0110
	0.274

	7
	0.000174
	0.00402
	0.0124
	0.262

	8
	0.000116
	0.00384
	0.0118
	0.238

	9
	0.000165
	0.00414
	0.0115
	0.261

	10
	0.000154
	0.00408
	0.0116
	0.248

	11
	0.000157
	0.00415
	0.0119
	0.250

	12
	0.000144
	0.00392
	0.0128
	0.254

	13
	0.000156
	0.00382
	0.0116
	0.258

	14
	0.000152
	0.00386
	0.0110
	0.250

	15
	/
	0.00398
	0.0128
	0.247

	16
	0.000141
	0.00385
	0.0127
	0.254

	17
	0.000196
	0.00424
	0.0118
	0.244

	18
	0.000142
	0.00420
	0.0130
	0.268

	19
	0.000218*
	0.00414
	0.0116
	0.262

	20
	0.000153
	0.00427
	0.0121
	0.272

	平均值
	0.000156
	0.00402
	0.0120
	0.254

	SD
	0.0000224
	0.000225
	0.000554
	0.0118

	Max
	0.000218
	0.00428
	0.013
	0.274

	Min
	0.000116
	0.00328
	0.011
	0.228

	Gmax
	2.768 
	1.156 
	1.805 
	1.695 

	Gmin
	1.786 
	3.289 
	1.805 
	2.203 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。




附表3.3-10

	测定结果Fe
	3
	4
	11
	9

	1
	0.000153
	0.00413
	0.0118
	0.259

	2
	0.000158
	0.00410
	0.0120
	0.260

	3
	0.000145
	0.00402
	0.0122
	0.246

	4
	0.000142
	0.00328**
	0.0120
	0.238

	5
	0.000164
	0.00402
	0.0120
	0.228

	6
	0.000132
	0.00428
	0.0110
	0.274

	7
	0.000174
	0.00402
	0.0124
	0.262

	8
	0.000116
	0.00384
	0.0118
	0.238

	9
	0.000165
	0.00414
	0.0115
	0.261

	10
	0.000154
	0.00408
	0.0116
	0.248

	11
	0.000157
	0.00415
	0.0119
	0.250

	12
	0.000144
	0.00392
	0.0128
	0.254

	13
	0.000156
	0.00382
	0.0116
	0.258

	14
	0.000152
	0.00386
	0.0110
	0.250

	15
	/
	0.00398
	0.0128
	0.247

	16
	0.000141
	0.00385
	0.0127
	0.254

	17
	0.000196
	0.00424
	0.0118
	0.244

	18
	0.000142
	0.00420
	0.0130
	0.268

	19
	0.000218*
	0.00414
	0.0116
	0.262

	20
	0.000153
	0.00427
	0.0121
	0.272

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	0.7616 
	一个检验已离群，
不再检验二个
	0.6731 
	0.6835 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	0.9625 
	
	0.6332 
	0.6216 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。




附表3.3-12

	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	1
	0.000109
	0.000554
	0.00799
	0.0664
	0.186
	2.422
	4.039
	5.134

	2
	0.000128
	0.000568
	0.00794
	0.0682
	0.180
	2.382
	4.036
	5.140

	3
	0.000123
	0.000535
	0.00812
	0.0675
	0.185
	2.435
	4.046
	5.198

	4
	0.000116
	0.000622
	0.00758
	0.0734
	0.202
	2.460
	4.360**
	5.244

	5
	0.000154
	0.000554
	0.00748
	0.0656
	0.180
	2.412
	4.010
	5.388*

	6
	0.000103
	0.000524
	0.00790
	0.0662
	0.180
	2.362
	4.016
	5.106

	7
	0.000118
	0.000572
	0.00808
	0.0666
	0.184
	2.436
	4.054
	5.156

	8
	0.000118
	0.000554
	0.00794
	0.0624
	0.170
	2.338
	3.804
	5.100

	9
	0.000120
	0.000565
	0.00820
	0.0651
	0.188
	2.424
	4.035
	5.235

	10
	0.000156
	0.000558
	0.00806
	0.0646
	0.180
	2.366
	4.006
	5.188

	11
	0.000115
	0.000566
	0.00789
	0.0671
	0.188
	2.424
	3.969
	5.138

	12
	0.000104
	0.000588
	0.00824
	0.0678
	0.184
	2.422
	4.036
	5.122

	13
	0.000120
	0.000572
	0.00826
	0.0672
	0.164
	2.392
	4.030
	5.104

	14
	0.000112
	0.000568
	0.00786
	0.0696
	0.190
	2.496
	4.034
	5.202

	15
	/
	0.000546
	0.00802
	0.0661
	0.194
	2.354
	3.896
	5.221

	16
	0.0000945
	0.000501
	0.00820
	0.0637
	0.185
	2.395
	3.958
	5.142

	17
	0.000114
	0.000592
	0.00816
	0.0388**
	0.186
	2.468
	4.006
	5.132

	18
	0.000126
	0.000532
	0.00796
	0.0684
	0.194
	2.414
	3.936
	5.306

	19
	0.000194**
	0.000622
	0.00834
	0.0686
	0.190
	2.480
	3.974
	5.220

	20
	0.000132
	0.000566
	0.00795
	0.0680
	0.205
	2.511
	4.052
	5.186

	平均值
	0.000124
	0.000563
	0.00801
	0.0656
	0.186
	2.420
	4.015
	5.183

	SD
	0.0000228
	0.0000293
	0.000214
	0.00671
	0.00940
	0.0472
	0.102
	0.0729

	Max
	0.000194
	0.000622
	0.00834
	0.0734
	0.205
	2.511
	4.360
	5.388

	Min
	0.0000945
	0.000501
	0.00748
	0.0388
	0.164
	2.338
	3.804
	5.100

	Gmax
	3.070 
	2.014 
	1.542 
	1.162 
	2.021 
	1.928 
	3.382 
	2.812 

	Gmin
	1.294 
	2.116 
	2.477 
	3.994 
	2.340 
	1.737 
	2.069 
	1.139 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。


附表3.3-13


	测定结果Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	1
	0.000109
	0.000554
	0.00799
	0.0664
	0.186
	2.422
	4.039
	5.134

	2
	0.000128
	0.000568
	0.00794
	0.0682
	0.180
	2.382
	4.036
	5.140

	3
	0.000123
	0.000535
	0.00812
	0.0675
	0.185
	2.435
	4.046
	5.198

	4
	0.000116
	0.000622
	0.00758*
	0.0734
	0.202
	2.460
	4.360**
	5.244

	5
	0.000154
	0.000554
	0.00748*
	0.0656
	0.180
	2.412
	4.010
	5.388*

	6
	0.000103
	0.000524
	0.00790
	0.0662
	0.180
	2.362
	4.016
	5.106

	7
	0.000118
	0.000572
	0.00808
	0.0666
	0.184
	2.436
	4.054
	5.156

	8
	0.000118
	0.000554
	0.00794
	0.0624
	0.170
	2.338
	3.804
	5.100

	9
	0.000120
	0.000565
	0.00820
	0.0651
	0.188
	2.424
	4.035
	5.235

	10
	0.000156
	0.000558
	0.00806
	0.0646
	0.180
	2.366
	4.006
	5.188

	11
	0.000115
	0.000566
	0.00789
	0.0671
	0.188
	2.424
	3.969
	5.138

	12
	0.000104
	0.000588
	0.00824
	0.0678
	0.184
	2.422
	4.036
	5.122

	13
	0.000120
	0.000572
	0.00826
	0.0672
	0.164
	2.392
	4.030
	5.104

	14
	0.000112
	0.000568
	0.00786
	0.0696
	0.190
	2.496
	4.034
	5.202

	15
	/
	0.000546
	0.00802
	0.0661
	0.194
	2.354
	3.896
	5.221

	16
	0.0000945
	0.000501
	0.00820
	0.0637
	0.185
	2.395
	3.958
	5.142

	17
	0.000114
	0.000592
	0.00816
	0.0388**
	0.186
	2.468
	4.006
	5.132

	18
	0.000126
	0.000532
	0.00796
	0.0684
	0.194
	2.414
	3.936
	5.306*

	19
	0.000194**
	0.000622
	0.00834
	0.0686
	0.190
	2.480
	3.974
	5.220

	20
	0.000132
	0.000566
	0.00795
	0.0680
	0.205
	2.511
	4.052
	5.186

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	一个检验已离群，不再检验二个
	0.5255 
	0.7792 
	一个检验已离群，不再检验二个
	0.5796 
	0.6288 
	一个检验已离群，不再检验二个
	0.3761 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	
	0.6374 
	0.4092 
	
	0.5232 
	0.7126 
	
	0.8553 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-14

	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	1
	0.000495
	0.00272
	0.0320
	0.252
	0.566
	1.505
	2.563

	2
	0.000500
	0.00270
	0.0280
	0.270
	0.560
	1.466
	2.492

	3
	0.000485
	0.00253
	0.0332
	0.276
	0.548
	1.524
	2.623

	4
	0.000400
	0.00202**
	0.0270
	0.282
	0.548
	1.460
	2.476

	5
	0.000492
	0.00260
	0.0302
	0.250
	0.528
	1.436
	2.470

	6
	0.000520
	0.00252
	0.0312
	0.238
	0.574
	1.490
	2.538

	7
	0.000532
	0.00268
	0.0318
	0.262
	0.576
	1.518
	2.592

	8
	0.000452
	0.00244
	0.0280
	0.248
	0.542
	1.432
	2.456

	9
	0.000490
	0.00275
	0.0341
	0.267
	0.549
	1.509
	2.553

	10
	0.000456
	0.00272
	0.0322
	0.284
	0.560
	1.466
	2.506

	11
	0.000494
	0.00257
	0.0315
	0.260
	0.557
	1.452
	2.489

	12
	0.000496
	0.00274
	0.0318
	0.278
	0.558
	1.470
	2.542

	13
	0.000488
	0.00286
	0.0316
	0.224
	0.562
	1.496
	2.580

	14
	0.000410
	0.00264
	0.0300
	0.300
	0.540
	1.492
	2.556

	15
	0.000446
	0.00275
	0.0325
	0.268
	0.545
	1.438
	2.428

	16
	0.000512
	0.00261
	0.0327
	0.258
	0.558
	1.434
	2.507

	17
	0.000500
	0.00298
	0.0288
	0.238
	0.554
	1.490
	2.514

	18
	0.000476
	0.00254
	0.0298
	0.264
	0.520
	1.384
	2.520

	19
	0.000484
	0.00254
	0.0298
	0.286
	0.538
	1.452
	2.488

	20
	0.000480
	0.00270
	0.0334
	0.280
	0.539
	1.513
	2.605

	平均值
	0.000480
	0.00263
	0.0310
	0.264
	0.551
	1.471
	2.525

	SD
	0.0000332
	0.000191
	0.00196
	0.0189
	0.0143
	0.0362
	0.0520

	Max
	0.000532
	0.00298
	0.0341
	0.300
	0.576
	1.524
	2.623

	Min
	0.000400
	0.00202
	0.0270
	0.224
	0.520
	1.384
	2.428

	Gmax
	1.566 
	1.832 
	1.582 
	1.905 
	1.748 
	1.464 
	1.885 

	Gmin
	2.410 
	3.194 
	2.041 
	2.116 
	2.168 
	2.403 
	1.865 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。


附表3.3-15


	测定结果Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	1
	0.000495
	0.00272
	0.0320
	0.252
	0.566
	1.505
	2.563

	2
	0.000500
	0.00270
	0.0280
	0.270
	0.560
	1.466
	2.492

	3
	0.000485
	0.00253
	0.0332
	0.276
	0.548
	1.524
	2.623

	4
	0.000400
	0.00202**
	0.0270
	0.282
	0.548
	1.460
	2.476

	5
	0.000492
	0.00260
	0.0302
	0.250
	0.528
	1.436
	2.470

	6
	0.000520
	0.00252
	0.0312
	0.238
	0.574
	1.490
	2.538

	7
	0.000532
	0.00268
	0.0318
	0.262
	0.576
	1.518
	2.592

	8
	0.000452
	0.00244
	0.0280
	0.248
	0.542
	1.432
	2.456

	9
	0.000490
	0.00275
	0.0341
	0.267
	0.549
	1.509
	2.553

	10
	0.000456
	0.00272
	0.0322
	0.284
	0.560
	1.466
	2.506

	11
	0.000494
	0.00257
	0.0315
	0.260
	0.557
	1.452
	2.489

	12
	0.000496
	0.00274
	0.0318
	0.278
	0.558
	1.470
	2.542

	13
	0.000488
	0.00286
	0.0316
	0.224
	0.562
	1.496
	2.580

	14
	0.000410
	0.00264
	0.0300
	0.300
	0.540
	1.492
	2.556

	15
	0.000446
	0.00275
	0.0325
	0.268
	0.545
	1.438
	2.428

	16
	0.000512
	0.00261
	0.0327
	0.258
	0.558
	1.434
	2.507

	17
	0.000500
	0.00298
	0.0288
	0.238
	0.554
	1.490
	2.514

	18
	0.000476
	0.00254
	0.0298
	0.264
	0.520
	1.384
	2.520

	19
	0.000484
	0.00254
	0.0298
	0.286
	0.538
	1.452
	2.488

	20
	0.000480
	0.00270
	0.0334
	0.280
	0.539
	1.513
	2.605

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	0.7762 
	一个检验已离群，不再检验二个
	0.7632 
	0.7138 
	0.6713 
	0.7786 
	0.6533 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	0.3955 
	
	0.6248 
	0.6222 
	0.5697 
	0.5944 
	0.6949 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。


附表3.3-16


	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	1
	0.00893
	0.0535
	0.944
	1.549
	3.068
	5.565

	2
	0.00798
	0.0480
	0.980
	1.552
	3.162
	5.620

	3
	0.00866
	0.0501
	0.966
	1.570
	3.114
	5.581

	4
	0.00766
	0.0462
	0.934
	1.498
	3.016
	5.552

	5
	0.00838
	0.0498
	0.970
	1.574
	3.076
	5.632

	6
	0.00872
	0.0520
	0.952
	1.548
	3.064
	5.546

	7
	0.00848
	0.0520
	0.954
	1.576
	3.104
	5.598

	8
	0.00766
	0.0488
	0.946
	1.544
	3.004
	5.506

	9
	0.00894
	0.0515
	0.965
	1.548
	3.074
	5.562

	10
	0.00808
	0.0524
	0.944
	1.538
	3.058
	5.594

	11
	0.00844
	0.0512
	0.945
	1.510
	3.094
	5.626

	12
	0.00894
	0.0506
	0.988
	1.540
	3.114
	5.590

	13
	0.00884
	0.0484
	0.922
	1.576
	3.016
	5.560

	14
	0.00878
	0.0524
	0.998
	1.632
	3.250
	5.674

	15
	0.00762
	0.0505
	0.987
	1.586
	3.080
	5.590

	16
	0.00755
	0.0509
	0.969
	1.518
	2.998
	5.564

	17
	0.00892
	0.0516
	0.958
	1.584
	3.094
	5.618

	18
	0.00742
	0.0490
	0.950
	1.554
	3.220
	5.602

	19
	0.00806
	0.0512
	0.992
	1.588
	3.104
	5.500

	20
	0.00892
	0.0537
	0.96
	1.624
	3.031
	5.607

	平均值
	0.00835
	0.0507
	0.961
	1.560
	3.087
	5.584

	SD
	0.000545
	0.00190
	0.0203
	0.0339
	0.0657
	0.0418

	Max
	0.00894
	0.0537
	0.998
	1.632
	3.25
	5.674

	Min
	0.00742
	0.0462
	0.922
	1.498
	2.998
	5,500

	Gmax
	1,083 
	1.579 
	1.823 
	2.124 
	2.481 
	2.153 

	Gmin
	1.706 
	2.368 
	1.921 
	1.829 
	1.355 
	2.010 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-17

	测定结果Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	1
	0.00893
	0.0535
	0.944
	1.549
	3.068
	5.565

	2
	0.00798
	0.0480
	0.980
	1.552
	3.162
	5.620

	3
	0.00866
	0.0501
	0.966
	1.570
	3.114
	5.581

	4
	0.00766
	0.0462
	0.934
	1.498
	3.016
	5.552

	5
	0.00838
	0.0498
	0.970
	1.574
	3.076
	5.632

	6
	0.00872
	0.0520
	0.952
	1.548
	3.064
	5.546

	7
	0.00848
	0.0520
	0.954
	1.576
	3.104
	5.598

	8
	0.00766
	0.0488
	0.946
	1.544
	3.004
	5.506

	9
	0.00894
	0.0515
	0.965
	1.548
	3.074
	5.562

	10
	0.00808
	0.0524
	0.944
	1.538
	3.058
	5.594

	11
	0.00844
	0.0512
	0.945
	1.510
	3.094
	5.626

	12
	0.00894
	0.0506
	0.988
	1.540
	3.114
	5.590

	13
	0.00884
	0.0484
	0.922
	1.576
	3.016
	5.560

	14
	0.00878
	0.0524
	0.998
	1.632
	3.250*
	5.674

	15
	0.00762
	0.0505
	0.987
	1.586
	3.080
	5.590

	16
	0.00755
	0.0509
	0.969
	1.518
	2.998
	5.564

	17
	0.00892
	0.0516
	0.958
	1.584
	3.094
	5.618

	18
	0.00742
	0.0490
	0.950
	1.554
	3.220*
	5.602

	19
	0.00806
	0.0512
	0.992
	1.588
	3.104
	5.500

	20
	0.00892
	0.0537
	0.96
	1.624
	3.031
	5.607

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	0.8626 
	0.7251 
	0.6743 
	0.5349 
	0.4021 
	0.6587 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	0.7049 
	0.5585 
	0.6788 
	0.6729 
	0.7994 
	0.5575 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-18

	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	1
	0.000707
	0.00313
	0.0302
	0.150

	2
	0.000696
	0.00304
	0.0280
	0.150

	3
	0.000702
	0.00313
	0.0297
	0.149

	4
	0.000666
	0.00286
	0.0258
	0.160

	5
	0.000690
	0.00318
	0.0260
	0.140

	6
	0.000746
	0.00300
	0.0284
	0.166

	7
	0.000716
	0.00324
	0.0300
	0.158

	8
	0.000668
	0.00308
	0.0270
	0.136

	9
	0.000725
	0.00315
	0.0312
	0.159

	10
	0.000686
	0.00322
	0.0302
	0.150

	11
	0.000696
	0.00321
	0.0293
	0.151

	12
	0.000692
	0.00312
	0.0286
	0.147

	13
	0.000692
	0.00316
	0.0290
	0.156

	14
	0.000696
	0.00296
	0.0282
	0.142

	15
	0.000750
	0.00333
	0.0294
	0.148

	16
	0.000719
	0.00322
	0.0286
	0.150

	17
	0.000716
	0.00334
	0.0286
	0.152

	18
	0.000870**
	0.00398**
	0.0340
	0.176

	19
	0.000744
	0.00338
	0.0296
	0.162

	20
	0.000695
	0.00322
	0.0318
	0.169

	平均值
	0.000714
	0.00320
	0.0292
	0.154

	SD
	0.0000435
	0.000224
	0.00189
	0.00985

	Max
	0.00087
	0.00398
	0.0340
	0.176

	Min
	0.000666
	0.00286
	0.0258
	0.136

	Gmax
	3.586 
	3.482 
	2.540 
	2.234 

	Gmin
	1.103 
	1.518 
	1.799 
	1.827 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。




附表3.3-19

	测定结果Ti
	5
	8
	14
	21

	1
	0.000707
	0.00313
	0.0302
	0.150

	2
	0.000696
	0.00304
	0.0280
	0.150

	3
	0.000702
	0.00313
	0.0297
	0.149

	4
	0.000666
	0.00286
	0.0258
	0.160

	5
	0.000690
	0.00318
	0.0260
	0.140

	6
	0.000746
	0.00300
	0.0284
	0.166

	7
	0.000716
	0.00324
	0.0300
	0.158

	8
	0.000668
	0.00308
	0.0270
	0.136

	9
	0.000725
	0.00315
	0.0312
	0.159

	10
	0.000686
	0.00322
	0.0302
	0.150

	11
	0.000696
	0.00321
	0.0293
	0.151

	12
	0.000692
	0.00312
	0.0286
	0.147

	13
	0.000692
	0.00316
	0.0290
	0.156

	14
	0.000696
	0.00296
	0.0282
	0.142

	15
	0.000750
	0.00333
	0.0294
	0.148

	16
	0.000719
	0.00322
	0.0286
	0.150

	17
	0.000716
	0.00334
	0.0286
	0.152

	18
	0.000870**
	0.00398**
	0.0340
	0.176

	19
	0.000744
	0.00338
	0.0296
	0.162

	20
	0.000695
	0.00322
	0.0318
	0.169

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	一个检验已离群，
不再检验二个
	一个检验已离群，
不再检验二个
	0.5102 
	0.5530 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	
	
	0.6467 
	0.7029 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-20

	测定结果Cr
	5
	8
	21

	1
	0.00299
	0.0298
	0.534

	2
	0.00280
	0.0310
	0.534

	3
	0.00297
	0.0322
	0.535

	4
	0.00268
	0.0298
	0.544

	5
	0.00274
	0.0322
	0.504

	6
	0.00318
	0.0258
	0.552

	7
	0.00302
	0.0336
	0.554

	8
	0.00262
	0.0310
	0.498

	9
	0.00312
	0.0297
	0.537

	10
	0.00296
	0.0326
	0.542

	11
	0.00294
	0.0315
	0.546

	12
	0.00296
	0.0328
	0.536

	13
	0.00276
	0.0290
	0.534

	14
	0.00290
	0.0296
	0.560

	15
	0.00314
	0.0355
	0.599

	16
	0.00305
	0.0323
	0.551

	17
	0.00294
	0.0290
	0.472

	18
	0.00312
	0.0356
	0.544

	19
	0.00312
	0.0344
	0.522

	20
	0.00297
	0.0308
	0.558

	平均值
	0.00295
	0.0314
	0.538

	SD
	0.000159
	0.00239
	0.0260

	Max
	0.00318
	0.0356
	0.599

	Min
	0.00262
	0.0258
	0.472

	Gmax
	1.447 
	1.757 
	2.346 

	Gmin
	2.075 
	2.343 
	2.538 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-21

	测定结果Cr
	5
	8
	21

	1
	0.00299
	0.0298
	0.534

	2
	0.00280
	0.0310
	0.534

	3
	0.00297
	0.0322
	0.535

	4
	0.00268
	0.0298
	0.544

	5
	0.00274
	0.0322
	0.504

	6
	0.00318
	0.0258
	0.552

	7
	0.00302
	0.0336
	0.554

	8
	0.00262
	0.0310
	0.498

	9
	0.00312
	0.0297
	0.537

	10
	0.00296
	0.0326
	0.542

	11
	0.00294
	0.0315
	0.546

	12
	0.00296
	0.0328
	0.536

	13
	0.00276
	0.0290
	0.534

	14
	0.00290
	0.0296
	0.560

	15
	0.00314
	0.0355
	0.599

	16
	0.00305
	0.0323
	0.551

	17
	0.00294
	0.0290
	0.472

	18
	0.00312
	0.0356
	0.544

	19
	0.00312
	0.0344
	0.522

	20
	0.00297
	0.0308
	0.558

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	0.7923 
	0.6492 
	0.6389 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	0.5827 
	0.6238 
	0.4899 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。


附表3.3-22


	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	1
	0.00182
	0.0111
	0.580
	1.058
	1.579

	2
	0.00192
	0.0120
	0.584
	1.062
	1.586

	3
	0.00203
	0.0105
	0.559
	1.054
	1.570

	4
	0.00196
	0.0108
	0.544
	1.020
	1.532

	5
	0.00186
	0.0106
	0.538
	1.044
	1.574

	6
	0.00196
	0.0108
	0.564
	1.058
	1.590

	7
	0.00176
	0.0114
	0.580
	1.064
	1.592

	8
	0.00190
	0.0116
	0.570
	1.072
	1.582

	9
	0.00165
	0.0118
	0.575
	1.058
	1.583

	10
	0.00190
	0.0108
	0.570
	1.036
	1.560

	11
	0.00189
	0.0106
	0.566
	1.028
	1.569

	12
	0.00178
	0.0121
	0.576
	1.056
	1.586

	13
	0.00226
	0.0104
	0.576
	1.040
	1.576

	14
	0.00210
	0.0110
	0.584
	1.114*
	1.666**

	15
	0.00203
	0.0117
	0.554
	1.047
	1.558

	16
	0.00195
	0.0114
	0.557
	1.002
	1.508

	17
	0.00176
	0.0114
	0.562
	1.032
	1.558

	18
	0.00206
	0.0120
	0.570
	1.046
	1.574

	19
	0.00206
	0.0116
	0.560
	1.048
	1.562

	20
	0.00198
	0.0118
	0.598
	1.024
	1.541

	平均值
	0.00193
	0.0113
	0.568
	1.048
	1.572

	SD
	0.000141
	0.000552
	0.0143
	0.0231
	0.0304

	Max
	0.00226
	0.0121
	0.598
	1.114
	1.666

	Min
	0.00165
	0.0104
	0.538
	1.002
	1.508

	Gmax
	2.340 
	1.449 
	2.098 
	2.857 
	3.092 

	Gmin
	1.986 
	1.630 
	2.098 
	1.991 
	2.105 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-23

	测定结果Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	1
	0.00182
	0.0111
	0.580
	1.058
	1.579

	2
	0.00192
	0.0120
	0.584
	1.062
	1.586

	3
	0.00203
	0.0105
	0.559
	1.054
	1.570

	4
	0.00196
	0.0108
	0.544
	1.020
	1.532

	5
	0.00186
	0.0106
	0.538
	1.044
	1.574

	6
	0.00196
	0.0108
	0.564
	1.058
	1.590

	7
	0.00176
	0.0114
	0.580
	1.064
	1.592

	8
	0.00190
	0.0116
	0.570
	1.072
	1.582

	9
	0.00165
	0.0118
	0.575
	1.058
	1.583

	10
	0.00190
	0.0108
	0.570
	1.036
	1.560

	11
	0.00189
	0.0106
	0.566
	1.028
	1.569

	12
	0.00178
	0.0121
	0.576
	1.056
	1.586

	13
	0.00226
	0.0104
	0.576
	1.040
	1.576

	14
	0.00210
	0.0110
	0.584
	1.114*
	1.666**

	15
	0.00203
	0.0117
	0.554
	1.047
	1.558

	16
	0.00195
	0.0114
	0.557
	1.002
	1.508

	17
	0.00176
	0.0114
	0.562
	1.032
	1.558

	18
	0.00206
	0.0120
	0.570
	1.046
	1.574

	19
	0.00206
	0.0116
	0.560
	1.048
	1.562

	20
	0.00198
	0.0118
	0.598
	1.024
	1.541

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	0.6003 
	0.7629 
	0.6805 
	0.4724 
	一个检验已离群，
不再检验二个

	两低 G1，2=S1，22/S02
	0.6802 
	0.7384 
	0.5666 
	0.6817 
	

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。


附表3.3-24


	测定结果Mn
	7
	15
	18

	1
	0.00409
	0.0281
	0.191

	2
	0.00410
	0.0268
	0.204

	3
	0.00407
	0.0280
	0.201

	4
	0.00336**
	0.0256
	0.190

	5
	0.00400
	0.0262
	0.190

	6
	0.00396
	0.0276
	0.182

	7
	0.00416
	0.0274
	0.204

	8
	0.00380
	0.0262
	0.184

	9
	0.00415
	0.0283
	0.201

	10
	0.00412
	0.0278
	0.196

	11
	0.00415
	0.0277
	0.195

	12
	0.00414
	0.0286
	0.192

	13
	0.00398
	0.0284
	0.196

	14
	0.00400
	0.0292
	0.190

	15
	0.00408
	0.0280
	0.191

	16
	0.00415
	0.0298
	0.193

	17
	0.00406
	0.0274
	0.194

	18
	0.00454
	0.0308
	0.210

	19
	0.00402
	0.0282
	0.210

	20
	0.00417
	0.0267
	0.214

	平均值
	0.00406
	0.0278
	0.196

	SD
	0.000214
	0.00124
	0.00864

	Max
	0.00454
	0.0308
	0.214

	Min
	0.00336
	0.0256
	0.182

	Gmax
	2.243 
	2.419 
	2.083 

	Gmin
	3.271 
	1.774 
	1.620 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-25

	测定结果Mn
	7
	15
	18

	1
	0.00409
	0.0281
	0.191

	2
	0.00410
	0.0268
	0.204

	3
	0.00407
	0.0280
	0.201

	4
	0.00336**
	0.0256
	0.190

	5
	0.00400
	0.0262
	0.190

	6
	0.00396
	0.0276
	0.182

	7
	0.00416
	0.0274
	0.204

	8
	0.00380
	0.0262
	0.184

	9
	0.00415
	0.0283
	0.201

	10
	0.00412
	0.0278
	0.196

	11
	0.00415
	0.0277
	0.195

	12
	0.00414
	0.0286
	0.192

	13
	0.00398
	0.0284
	0.196

	14
	0.00400
	0.0292
	0.190

	15
	0.00408
	0.0280
	0.191

	16
	0.00415
	0.0298
	0.193

	17
	0.00406
	0.0274
	0.194

	18
	0.00454
	0.0308
	0.210

	19
	0.00402
	0.0282
	0.210

	20
	0.00417
	0.0267
	0.214

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	一个检验已离群，
不再检验二个
	0.5193 
	0.6118 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	
	0.7051 
	0.7157 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-26

	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	1
	0.00189
	0.0133
	0.0515
	0.134
	0.554
	1.549
	2.138

	2
	0.00160
	0.0132
	0.0522
	0.15
	0.528
	1.540
	2.172

	3
	0.00204
	0.0125
	0.0505
	0.0965
	0.559
	1.500
	2.058

	4
	0.00262*
	0.0124
	0.0560
	0.114
	0.564
	1.504
	2.110

	5
	0.00164
	0.0108
	0.0504
	0.114
	0.506
	1.562
	1.956

	6
	0.00162
	0.0118
	0.0488
	0.13
	0.566
	1.512
	2.078

	7
	0.00176
	0.0130
	0.0496
	0.144
	0.556
	1.540
	2.148

	8
	0.00190
	0.0124
	0.0468
	0.138
	0.550
	1.454
	2.084

	9
	0.00198
	0.0138
	0.0514
	0.110
	0.525
	1.533
	2.135

	10
	0.00188
	0.0132
	0.0538
	0.134
	0.548
	1.510
	2.130

	11
	0.00218
	0.0131
	0.0534
	0.137
	0.561
	1.566
	2.121

	12
	0.00166
	0.0128
	0.0516
	0.132
	0.550
	1.542
	2.138

	13
	0.00176
	0.0104
	0.0514
	0.124
	0.546
	1.552
	2.114

	14
	0.00190
	0.0131
	0.0500
	0.136
	0.546
	1.546
	2.079

	15
	0.00190
	0.0131
	0.0500
	0.136
	0.546
	1.546
	2.079

	16
	0.00175
	0.0129
	0.0483
	0.134
	0.513
	1.508
	1.993

	17
	0.00174
	0.0114
	0.0478
	0.0956
	0.546
	1.556
	2.038

	18
	0.00146
	0.0114
	0.0440
	0.0832
	0.512
	1.324**
	1.914

	19
	0.00156
	0.0112
	0.0494
	0.124
	0.532
	1.524
	2.096

	20
	0.00210
	0.0144
	0.0489
	0.152
	0.611*
	1.521
	2.178

	平均值
	0.00185
	0.0125
	0.0503
	0.126
	0.546
	1.519
	2.088

	SD
	0.000261
	0.00104
	0.00263
	0.0184
	0.0233
	0.0531
	0.0690

	Max
	0.00262
	0.0144
	0.056
	0.152
	0.611
	1.566
	2.178

	Min
	0.00146
	0.0104
	0.044
	0.0832
	0.506
	1.324
	1.914

	Gmax
	2.950 
	1.827 
	2.167 
	1.413 
	2.790 
	0.885 
	1.304 

	Gmin
	1.494 
	2.019 
	2.395 
	2.326 
	1.717 
	3.672 
	2.522 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。




附表3.3-27

	测定结果Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	1
	0.00189
	0.0133
	0.0515
	0.134
	0.554
	1.549
	2.138

	2
	0.00160
	0.0132
	0.0522
	0.15
	0.528
	1.540
	2.172

	3
	0.00204
	0.0125
	0.0505
	0.0965
	0.559
	1.500
	2.058

	4
	0.00262*
	0.0124
	0.0560
	0.114
	0.564
	1.504
	2.110

	5
	0.00164
	0.0108
	0.0504
	0.114
	0.506
	1.562
	1.956*

	6
	0.00162
	0.0118
	0.0488
	0.13
	0.566
	1.512
	2.078

	7
	0.00176
	0.0130
	0.0496
	0.144
	0.556
	1.540
	2.148

	8
	0.00190
	0.0124
	0.0468
	0.138
	0.550
	1.454
	2.084

	9
	0.00198
	0.0138
	0.0514
	0.110
	0.525
	1.533
	2.135

	10
	0.00188
	0.0132
	0.0538
	0.134
	0.548
	1.510
	2.130

	11
	0.00218*
	0.0131
	0.0534
	0.137
	0.561
	1.566
	2.121

	12
	0.00166
	0.0128
	0.0516
	0.132
	0.550
	1.542
	2.138

	13
	0.00176
	0.0104
	0.0514
	0.124
	0.546
	1.552
	2.114

	14
	0.00190
	0.0131
	0.0500
	0.136
	0.546
	1.546
	2.079

	15
	0.00190
	0.0131
	0.0500
	0.136
	0.546
	1.546
	2.079

	16
	0.00175
	0.0129
	0.0483
	0.134
	0.513
	1.508
	1.993

	17
	0.00174
	0.0114
	0.0478
	0.0956
	0.546
	1.556
	2.038

	18
	0.00146
	0.0114
	0.0440
	0.0832
	0.512
	1.324**
	1.914*

	19
	0.00156
	0.0112
	0.0494
	0.124
	0.532
	1.524
	2.096

	20
	0.00210
	0.0144
	0.0489
	0.152
	0.611*
	1.521
	2.178

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	0.4015 
	0.7160 
	0.6223 
	0.7833 
	0.5134 
	一个检验已离群
，不再检验二个
	0.8136 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	0.8015 
	0.5990 
	0.5659 
	0.5296 
	0.7051 
	
	0.4155 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-28
	测定结果As
	36
	9
	24

	1
	0.000309
	0.00582
	0.0209

	2
	0.000306
	0.00576
	0.0228

	3
	0.000329
	0.00604
	0.0226

	4
	0.000332
	0.00578
	0.0228

	5
	0.000308
	0.00552
	0.0220

	6
	0.000322
	0.00608
	0.0196

	7
	0.000332
	0.00586
	0.0224

	8
	0.000444**
	0.00580
	0.0226

	9
	0.000332
	0.00608
	0.0212

	10
	0.000336
	0.00582
	0.0240

	11
	0.000254
	0.00577
	0.0218

	12
	0.000318
	0.00602
	0.0228

	13
	0.000320
	0.00576
	0.0204

	14
	0.000296
	0.00564
	0.0214

	15
	0.000250
	0.00580
	0.0229

	16
	0.000322
	0.00599
	0.0215

	17
	0.000304
	0.00592
	0.0224

	18
	0.000376
	0.00556
	0.0238

	19
	0.000328
	0.00562
	0.0238

	20
	0.000324
	0.00594
	0.0188

	平均值
	0.000322
	0.00583
	0.0220

	SD
	0.0000396
	0.000165
	0.00136

	Max
	0.000444
	0.00608
	0.0240

	Min
	0.000250
	0.00552
	0.0188

	Gmax
	3.081 
	1.515 
	1.471 

	Gmin
	1.818 
	1.879 
	2.353 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-29

	测定结果As
	36
	9
	24

	1
	0.000309
	0.00582
	0.0209

	2
	0.000306
	0.00576
	0.0228

	3
	0.000329
	0.00604
	0.0226

	4
	0.000332
	0.00578
	0.0228

	5
	0.000308
	0.00552
	0.0220

	6
	0.000322
	0.00608
	0.0196

	7
	0.000332
	0.00586
	0.0224

	8
	0.000444**
	0.00580
	0.0226

	9
	0.000332
	0.00608
	0.0212

	10
	0.000336
	0.00582
	0.0240

	11
	0.000254
	0.00577
	0.0218

	12
	0.000318
	0.00602
	0.0228

	13
	0.000320
	0.00576
	0.0204

	14
	0.000296
	0.00564
	0.0214

	15
	0.000250
	0.00580
	0.0229

	16
	0.000322
	0.00599
	0.0215

	17
	0.000304
	0.00592
	0.0224

	18
	0.000376
	0.00556
	0.0238

	19
	0.000328
	0.00562
	0.0238

	20
	0.000324
	0.00594
	0.0188

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	一个检验已离群，
不再检验二个
	0.7302 
	0.7778 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	
	0.6408 
	0.4883 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-30

	测定结果La
	17
	11
	15

	1
	0.00945
	0.0284
	0.336

	2
	0.00966
	0.0260
	0.338

	3
	0.00977
	0.0256
	0.319

	4
	0.00790
	0.0196**
	0.252

	5
	0.00876
	0.0256
	0.260

	6
	0.00870
	0.0266
	0.308

	7
	0.00946
	0.0272
	0.324

	8
	0.00890
	0.0240
	0.280

	9
	0.00935
	0.0278
	0.348

	10
	0.00940
	0.0270
	0.316

	11
	0.00920
	0.0265
	0.318

	12
	0.00934
	0.0236
	0.326

	13
	0.00948
	0.0286
	0.332

	14
	0.00836
	0.0264
	0.312

	15
	0.0102
	0.0268
	0.317

	16
	0.00916
	0.0285
	0.307

	17
	0.0100
	0.0254
	0.302

	18
	0.0102
	0.0262
	0.322

	19
	0.00928
	0.0254
	0.308

	20
	0.00930
	0.0277
	0.342

	平均值
	0.00929
	0.0261
	0.313

	SD
	0.000573
	0.00205
	0.0250

	Max
	0.0102
	0.0286
	0.348

	Min
	0.0079
	0.0196
	0.252

	Gmax
	1.588 
	1.220 
	1,400

	Gmin
	2,426 
	3.171 
	2.440 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-31

	测定结果La
	17
	11
	15

	1
	0.00945
	0.0284
	0.336

	2
	0.00966
	0.0260
	0.338

	3
	0.00977
	0.0256
	0.319

	4
	0.00790
	0.0196**
	0.252*

	5
	0.00876
	0.0256
	0.260*

	6
	0.00870
	0.0266
	0.308

	7
	0.00946
	0.0272
	0.324

	8
	0.00890
	0.0240
	0.280

	9
	0.00935
	0.0278
	0.348

	10
	0.00940
	0.0270
	0.316

	11
	0.00920
	0.0265
	0.318

	12
	0.00934
	0.0236
	0.326

	13
	0.00948
	0.0286
	0.332

	14
	0.00836
	0.0264
	0.312

	15
	0.0102
	0.0268
	0.317

	16
	0.00916
	0.0285
	0.307

	17
	0.0100
	0.0254
	0.302

	18
	0.0102
	0.0262
	0.322

	19
	0.00928
	0.0254
	0.308

	20
	0.00930
	0.0277
	0.342

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	0.7073 
	一个检验已离群，
不再检验二个
	0.8107 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	0.5009 
	
	0.3811 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。


附表3.3-32


	测定结果Ce
	13
	17
	15

	1
	0.00639
	0.0131
	0.473

	2
	0.00650
	0.0140
	0.462

	3
	0.00682
	0.0135
	0.449

	4
	0.00586
	0.0120
	0.402

	5
	0.00612
	0.0120
	0.430

	6
	0.00626
	0.0130
	0.454

	7
	0.00642
	0.0128
	0.468

	8
	0.00612
	0.0116
	0.440

	9
	0.00667
	0.0137
	0.485

	10
	0.00662
	0.0134
	0.460

	11
	0.00642
	0.0139
	0.460

	12
	0.00656
	0.0132
	0.470

	13
	0.00640
	0.0122
	0.434

	14
	0.00604
	0.0120
	0.456

	15
	0.00661
	0.0137
	0.447

	16
	0.00625
	0.0121
	0.468

	17
	0.00640
	0.0134
	0.454

	18
	0.00588
	0.012
	0.402

	19
	0.00646
	0.0136
	0.452

	20
	0.00610
	0.0136
	0.453

	平均值
	0.00635
	0.0129
	0.451

	SD
	0.000262
	0.000778
	0.0213

	Max
	0.00682
	0.0140
	0.485

	Min
	0.00586
	0.0116
	0.402

	Gmax
	1.794 
	1.414 
	1.596 

	Gmin
	1.870 
	1.671 
	2.300 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-33

	测定结果Ce
	13
	17
	15

	1
	0.00639
	0.0131
	0.473

	2
	0.00650
	0.0140
	0.462

	3
	0.00682
	0.0135
	0.449

	4
	0.00586
	0.0120
	0.402*

	5
	0.00612
	0.0120
	0.430

	6
	0.00626
	0.0130
	0.454

	7
	0.00642
	0.0128
	0.468

	8
	0.00612
	0.0116
	0.440

	9
	0.00667
	0.0137
	0.485

	10
	0.00662
	0.0134
	0.460

	11
	0.00642
	0.0139
	0.460

	12
	0.00656
	0.0132
	0.470

	13
	0.00640
	0.0122
	0.434

	14
	0.00604
	0.0120
	0.456

	15
	0.00661
	0.0137
	0.447

	16
	0.00625
	0.0121
	0.468

	17
	0.00640
	0.0134
	0.454

	18
	0.00588
	0.012
	0.402*

	19
	0.00646
	0.0136
	0.452

	20
	0.00610
	0.0136
	0.453

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	0.7180 
	0.8004 
	0.7879 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	0.6145 
	0.7400 
	0.3796 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。


附表3.3-34


	测定结果Sr
	41
	16
	22

	1
	0.00785
	0.0426
	0.296

	2
	0.00760
	0.0500
	0.290

	3
	0.00795
	0.0396
	0.283

	4
	0.00788
	0.0360
	0.278

	5
	0.00810
	0.0414
	0.294

	6
	0.00784
	0.0406
	0.272

	7
	0.00786
	0.0446
	0.288

	8
	0.00680**
	0.0372
	0.246

	9
	0.00801
	0.0427
	0.291

	10
	0.00794
	0.0402
	0.306

	11
	0.00777
	0.0407
	0.285

	12
	0.00812
	0.0408
	0.270

	13
	0.00770
	0.0412
	0.272

	14
	0.00780
	0.0416
	0.300

	15
	0.00796
	0.0389
	0.276

	16
	0.00763
	0.0403
	0.259

	17
	0.00782
	0.0416
	0.314

	18
	0.00748
	0.0282*
	0.256

	19
	0.00828
	0.0382
	0.292

	20
	0.00806
	0.0459
	0.265

	平均值
	0.00782
	0.0406
	0.282

	SD
	0.000307
	0.00423
	0.0174

	Max
	0.00828
	0.05
	0.314

	Min
	0.00680
	0.0282
	0.246

	Gmax
	1.498 
	2.222 
	1.839 

	Gmin
	3.322 
	2.931 
	2.069 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-35

	测定结果Sr
	41
	16
	22

	1
	0.00785
	0.0426
	0.296

	2
	0.00760
	0.0500
	0.290

	3
	0.00795
	0.0396
	0.283

	4
	0.00788
	0.0360*
	0.278

	5
	0.00810
	0.0414
	0.294

	6
	0.00784
	0.0406
	0.272

	7
	0.00786
	0.0446
	0.288

	8
	0.00680**
	0.0372
	0.246

	9
	0.00801
	0.0427
	0.291

	10
	0.00794
	0.0402
	0.306

	11
	0.00777
	0.0407
	0.285

	12
	0.00812
	0.0408
	0.270

	13
	0.00770
	0.0412
	0.272

	14
	0.00780
	0.0416
	0.300

	15
	0.00796
	0.0389
	0.276

	16
	0.00763
	0.0403
	0.259

	17
	0.00782
	0.0416
	0.314

	18
	0.00748
	0.0282*
	0.256

	19
	0.00828
	0.0382
	0.292

	20
	0.00806
	0.0459
	0.265

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	一个检验已离群，
不再检验二个
	0.6239 
	0.6829 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	
	0.4371 
	0.6272 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。



附表3.3-36

	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	1
	0.00241
	0.0483
	0.201
	1.267
	2.105

	2
	0.00206
	0.0464
	0.200
	1.258
	2.128

	3
	0.00253
	0.0468
	0.221
	1.255
	2.127

	4
	0.00184
	0.0470
	0.200
	1.246
	2.112

	5
	0.00216
	0.0442
	0.186
	1.206
	2.064

	6
	0.00206
	0.0474
	0.188
	1.270
	2.154

	7
	0.00242
	0.0484
	0.206
	1.260
	2.128

	8
	0.00206
	0.0438
	0.180
	1.168
	2.028

	9
	0.00237
	0.0453
	0.205
	1.235
	2.093

	10
	0.00230
	0.0480
	0.202
	1.246
	2.092

	11
	0.00256
	0.0493
	0.194
	1.220
	2.026

	12
	0.00238
	0.0484
	0.204
	1.270
	2.102

	13
	0.00254
	0.0526
	0.194
	1.256
	2.118

	14
	0.00240
	0.0480
	0.200
	1.202
	2.064

	15
	0.00244
	0.0488
	0.206
	1.274
	2.108

	16
	0.00250
	0.0474
	0.197
	1.200
	2.001

	17
	0.00258
	0.0460
	0.198
	1.232
	2.116

	18
	0.00230
	0.0440
	0.196
	1.140
	1.968

	19
	0.00232
	0.0454
	0.192
	1.212
	2.056

	20
	0.00280
	0.0504
	0.210
	1.316
	2.113

	平均值
	0.00235
	0.0473
	0.199
	1.237
	2.085

	SD
	0.000225
	0.00220
	0.00901
	0.0405
	0.0483

	Max
	0.0028
	0.0526
	0.221
	1.316
	2.154

	Min
	0.00184
	0.0438
	0.18
	1.14
	1.968

	Gmax
	2.000 
	2.409 
	2.442 
	1.951 
	1.429 

	Gmin
	2.267 
	1.591 
	2.109 
	2.395 
	2.422 

	P=20
	上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。

	*为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。


附表3.3-37


	测定结果Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	1
	0.00241
	0.0483
	0.201
	1.267
	2.105

	2
	0.00206
	0.0464
	0.200
	1.258
	2.128

	3
	0.00253
	0.0468
	0.221
	1.255
	2.127

	4
	0.00184
	0.0470
	0.200
	1.246
	2.112

	5
	0.00216
	0.0442
	0.186
	1.206
	2.064

	6
	0.00206
	0.0474
	0.188
	1.270
	2.154

	7
	0.00242
	0.0484
	0.206
	1.260
	2.128

	8
	0.00206
	0.0438
	0.180
	1.168
	2.028

	9
	0.00237
	0.0453
	0.205
	1.235
	2.093

	10
	0.00230
	0.0480
	0.202
	1.246
	2.092

	11
	0.00256
	0.0493
	0.194
	1.220
	2.026

	12
	0.00238
	0.0484
	0.204
	1.270
	2.102

	13
	0.00254
	0.0526
	0.194
	1.256
	2.118

	14
	0.00240
	0.0480
	0.200
	1.202
	2.064

	15
	0.00244
	0.0488
	0.206
	1.274
	2.108

	16
	0.00250
	0.0474
	0.197
	1.200
	2.001

	17
	0.00258
	0.0460
	0.198
	1.232
	2.116

	18
	0.00230
	0.0440
	0.196
	1.140
	1.968

	19
	0.00232
	0.0454
	0.192
	1.212
	2.056

	20
	0.00280
	0.0504
	0.210
	1.316
	2.113

	两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02
	0.7111 
	0.5445 
	0.5690 
	0.7289 
	0.8359 

	两低 G1，2=S1，22/S02
	0.6038 
	0.7201 
	0.6199 
	0.5004 
	0.4797 

	P=20
	下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。

	*为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。




4 精密度计算
4.1.精密度计算
综合考虑曼德尔h-k检验、科克伦检验和格拉布斯检验结果，在剔除实验室4的12#Pb、实验室8的3#/4#Pb、实验室11的1#Pb、实验室4的19#/32#Al、实验室5的36#Al、实验室8的31#/32#/36#Al、实验室18的6#/27#Al、实验室11的1#/19#Al、实验室13的6#Al、实验室15的28#Al、实验室16的30#Al、实验室8的10#/18#Cd、实验室13的4#Cd、实验室2的2#Sn、实验室14的4#Sn、实验室4的4#Fe、实验室8的4#Fe、实验室13的9#Fe、实验室19的3#/4#Fe、实验室17的12#Cu、实验室18的3#Cu、实验室19的42#Cu、实验室20的23#Cu、实验室3的12#Cu、实验室5的3#Cu、实验室16的5#Cu、实验室4的4#Ni、实验室1的18#/26#Ni、实验室8的4#/17#Ni、实验室17的4#Ni、实验室20的18#Ni、实验室8的4#/19#Mg、实验室18的15#Mg、实验室18的5#/8#Ti、实验室13的21#Ti、实验室20的21#Ti、实验室11的8#Ti、实验室16的8#Ti、实验室1的8#Cr、实验室13的5#Cr、实验室14的26#Bi、实验室8的25#Bi、实验室20的20#Bi、实验室3的25#Bi、实验室11的25#Bi、实验室4的7#Mn、实验室10的18#Mn、实验室13的18#Mn、实验室20的18#Mn、实验室4的7#Si、实验室1的16#Si、实验室13的38#Si、实验室18的40#Si、实验室8的37#/40#Si、实验室20的39#Si、实验室11的16#Si、实验室8的36#As、实验室11的36#As、实验室3的9#As、实验室18的9#As、实验室4的11#La、实验室1的17#La、实验室8的11#/15#La、实验室10的17#La、实验室18的17#La、实验室1的17#/15#Ce、实验室6的15#Ce、实验室8的15#Ce、实验室9的17#Ce、实验室10的13#Ce、实验室8的41#Sr、实验室5的41#/16#Sr、实验室8的33#/35#/36#Sb、实验室20的33#/34#/35#Sb、实验室11的33#/35#Sb、实验室13的33#/34#Sb、实验室16的35#Sb离群值，各水平的总平均值m、实验室数p、重复性方差S2r、重复性标准偏差Sr、实验室间方差S2L、再现性方差S2R、再现性标准偏差SR、重复性限r和再现性限R见表4.1-1～
精密度相关计算
	元素Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	T1
	0.02428
	0.2854
	0.8524
	6.5443
	70.2560
	138.4890
	265.9310

	T2
	4.940E-06
	0.0006270
	0.005555
	0.3153
	37.6920
	141.0939
	520.1249

	T3
	120
	131
	131
	136
	131
	136
	136

	T4
	930
	1051
	1051
	1076
	1051
	1076
	1076

	T5
	1.823E-08
	1.527E-06
	2.923E-06
	1.171E-04
	8.200E-03
	3.738E-02
	3.592E-02

	Sr2
	1.787E-10
	1.363E-08
	2.610E-08
	1.010E-06
	7.322E-05
	3.222E-04
	3.097E-04

	SL2
	2.379E-10
	3.900E-08
	6.873E-08
	2.836E-06
	9.769E-05
	5.017E-04
	9.697E-04

	SR2
	4.166E-10
	5.264E-08
	9.483E-08
	3.846E-06
	1.709E-04
	8.239E-04
	1.279E-03

	Sr
	1.337E-05
	0.0001168
	1.616E-04
	1.005E-03
	8.557E-03
	1.795E-02
	1.760E-02

	SR
	2.041E-05
	0.0002294
	3.079E-04
	1.961E-03
	1.307E-02
	2.870E-02
	3.577E-02

	总平均值
	0.0002021
	0.002172
	0.006503
	0.04806
	0.5361
	1.0181
	1.9564

	r
	0.000037
	0.00033
	0.00045
	0.0028
	0.024
	0.050
	0.049

	R
	0.000057
	0.00064
	0.00086
	0.0055
	0.037
	0.080
	0.100



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Pb
	1
	3
	4
	10
	12
	18
	22

	总平均值
	0.00020
	0.0022
	0.0065
	0.048
	0.54
	1.02
	1.96

	r
	0.00004
	0.0003
	0.0005
	0.003
	0.03
	0.05
	0.09

	R
	0.00006
	0.0007
	0.0009
	0.006
	0.04
	0.08
	0.18




	元素Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	T1
	0.03707
	0.3372
	8.9289
	116.0400
	393.4890
	754.7400
	1524.1010
	2145.3250
	2560.3970

	T2
	1.184E-05
	9.071E-04
	0.6331
	112.2381
	1182.1249
	4348.8992
	18584.2332
	35134.0132
	52029.5690

	T3
	120
	126
	126
	120
	131
	131
	125
	131
	126

	T4
	930
	1026
	1026
	930
	1051
	1051
	955
	1051
	1026

	T5
	6.399E-08
	2.990E-06
	1.802E-04
	0.01117
	0.1024
	0.1541
	0.4411
	0.8311
	1.5650

	Sr2
	6.274E-10
	2.768E-08
	1.669E-06
	1.096E-04
	9.143E-04
	1.376E-03
	4.161E-03
	7.421E-03
	1.449E-02

	SL2
	3.308E-09
	3.337E-08
	2.513E-06
	2.278E-04
	1.404E-03
	4.350E-03
	9.266E-03
	7.379E-03
	4.166E-03

	SR2
	3.935E-09
	6.106E-08
	4.182E-06
	3.373E-04
	2.318E-03
	5.726E-03
	1.343E-02
	1.480E-02
	1.866E-02

	Sr
	2.505E-05
	1.664E-04
	1.292E-03
	1.047E-02
	3.024E-02
	3.709E-02
	6.451E-02
	8.614E-02
	0.1204

	SR
	6.273E-05
	2.471E-04
	2.045E-03
	1.837E-02
	4.815E-02
	7.567E-02
	0.1159
	0.1216
	0.1366

	总平均值
	0.0003070
	0.002691
	0.07082
	0.9680
	2.9995
	5.7562
	12.1823
	16.3869
	20.3164

	r
	0.000070
	0.00047
	0.0036
	0.029
	0.085
	0.10
	0.18
	0.24
	0.34

	R
	0.00018
	0.00069
	0.0057
	0.051
	0.13
	0.21
	0.32
	0.34
	0.38



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Al
	1
	36
	6
	19
	27
	28
	30
	31
	32

	总平均值
	0.00031
	0.0027
	0.071
	0.97
	3.00
	5.76
	12.18
	16.39
	20.32

	r
	0.00007
	0.0005
	0.004
	0.03
	0.09
	0.10
	0.18
	0.24
	0.34

	R
	0.00018
	0.0007
	0.006
	0.05
	0.13
	0.21
	0.32
	0.34
	0.38




	元素Cd
	2
	4
	10
	18

	T1
	0.02358
	0.3406
	7.0654
	61.1810

	T2
	4.269E-06
	8.878E-04
	0.38165
	28.5959

	T3
	131
	131
	131
	131

	T4
	1051
	1051
	1051
	1051

	T5
	1.242E-08
	5.812E-07
	9.517E-05
	9.398E-03

	Sr2
	1.109E-10
	5.190E-09
	8.497E-07
	8.391E-05

	SL2
	2.009E-10
	1.558E-08
	4.620E-06
	1.705E-04

	SR2
	3.118E-10
	2.077E-08
	5.469E-06
	2.545E-04

	Sr
	1.053E-05
	7.204E-05
	9.218E-04
	9.160E-03

	SR
	1.766E-05
	1.441E-04
	2.339E-03
	1.595E-02

	总平均值
	0.0001784
	0.002585
	0.05344
	0.4658

	r
	0.000029
	0.00020
	0.0026
	0.026

	R
	0.000049
	0.00040
	0.0065
	0.045



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Cd
	2
	4
	10
	18

	总平均值
	0.00018
	0.0026
	0.054
	0.47

	r
	0.00003
	0.00020
	0.003
	0.03

	R
	0.00005
	0.00040
	0.007
	0.05




	元素Sn
	2
	4
	23

	T1
	0.01843
	0.3320
	3.6418

	T2
	2.719E-06
	0.0008434
	0.09800

	T3
	126
	131
	136

	T4
	1026
	1051
	1076

	T5
	2.021E-08
	1.346E-06
	2.274E-04

	Sr2
	1.871E-10
	1.202E-08
	1.960E-06

	SL2
	1.600E-10
	1.635E-08
	3.427E-06

	SR2
	3.471E-10
	2.837E-08
	5.388E-06

	Sr
	1.368E-05
	1.096E-04
	1.400E-03

	SR
	1.863E-05
	1.684E-04
	2.321E-03

	总平均值
	0.0001446
	0.002524
	0.02692

	r
	0.000038
	0.00031
	0.0039

	R
	0.000052
	0.00047
	0.0065



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Sn
	2
	4
	23

	总平均值
	0.00015
	0.0025
	0.027

	r
	0.00004
	0.0003
	0.004

	R
	0.00005
	0.0005
	0.007




	元素Fe
	3
	4
	11
	9

	T1
	0.01920
	0.4928
	1.6312
	33.3270

	T2
	2.954E-06
	0.002009
	0.01960
	8.4945

	T3
	126
	121
	136
	131

	T4
	1026
	1001
	1076
	1051

	T5
	1.454E-08
	1.641E-06
	4.000E-05
	3.836E-03

	Sr2
	1.346E-10
	1.578E-08
	3.448E-07
	3.425E-05

	SL2
	2.089E-10
	1.842E-08
	2.161E-07
	1.249E-04

	SR2
	3.435E-10
	3.420E-08
	5.610E-07
	1.592E-04

	Sr
	1.160E-05
	1.256E-04
	5.872E-04
	5.853E-03

	SR
	1.853E-05
	1.849E-04
	7.490E-04
	1.262E-02

	总平均值
	0.0001524
	0.004064
	0.01198
	0.2534

	r
	0.000032
	0.00035
	0.0016
	0.016

	R
	0.000052
	0.00052
	0.0021
	0.035



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Fe
	3
	4
	11
	9

	总平均值
	0.00015
	0.0041
	0.012
	0.25

	r
	0.00004
	0.0004
	0.002
	0.02

	R
	0.00006
	0.0006
	0.003
	0.04




	元素Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	T1
	0.01497
	0.07059
	1.0008
	8.0068
	23.1420
	329.6310
	546.0790
	704.5080

	T2
	1.806E-06
	3.965E-05
	0.008017
	0.5348
	4.2910
	799.2106
	2193.7032
	3650.0551

	T3
	126
	126
	125
	120
	125
	136
	136
	136

	T4
	1026
	1026
	955
	930
	955
	1076
	1076
	1076

	T5
	1.480E-08
	2.670E-08
	1.952E-06
	9.121E-05
	4.213E-03
	6.461E-02
	0.1472
	0.2406

	Sr2
	1.370E-10
	2.472E-10
	1.841E-08
	8.942E-07
	3.975E-05
	5.570E-04
	1.269E-03
	2.074E-03

	SL2
	2.041E-10
	8.455E-10
	3.608E-08
	5.117E-06
	4.977E-05
	1.987E-03
	7.926E-03
	4.053E-03

	SR2
	3.411E-10
	1.093E-09
	5.449E-08
	6.012E-06
	8.952E-05
	2.544E-03
	9.195E-03
	6.128E-03

	Sr
	1.171E-05
	1.572E-05
	1.357E-04
	9.456E-04
	6.304E-03
	2.360E-02
	3.562E-02
	4.554E-02

	SR
	1.847E-05
	3.306E-05
	2.334E-04
	2.452E-03
	9.461E-03
	5.043E-02
	9.589E-02
	7.828E-02

	总平均值
	0.0001201
	0.0005652
	0.007998
	0.06694
	0.1847
	2.4196
	4.0148
	5.1831

	r
	0.000033
	0.000044
	0.00038
	0.0026
	0.018
	0.07
	0.10
	0.13

	R
	0.000052
	0.000093
	0.00065
	0.0069
	0.026
	0.14
	0.27
	0.22



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Cu
	42
	3
	5
	12
	23
	18
	10
	4

	总平均值
	0.00012
	0.00057
	0.0080
	0.067
	0.18
	2.42
	4.01
	5.18

	r
	0.00004
	0.00005
	0.0004
	0.003
	0.02
	0.07
	0.10
	0.13

	R
	0.00006
	0.00010
	0.0007
	0.007
	0.03
	0.14
	0.27
	0.37




	元素Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	T1
	0.06352
	0.3211
	4.2794
	30.1310
	75.012
	200.757
	316.337

	T2
	3.090E-05
	8.533E-04
	0.1351
	7.9969
	41.3956
	296.5223
	800.9087

	T3
	131
	121
	136
	114
	136
	136
	125

	T4
	1051
	1001
	1076
	834
	1076
	1076
	955

	T5
	3.958E-08
	7.435E-07
	8.500E-05
	7.439E-03
	1.172E-02
	3.599E-02
	5.796E-02

	Sr2
	3.534E-10
	7.149E-09
	7.328E-07
	7.749E-05
	1.011E-04
	3.102E-04
	5.468E-04

	SL2
	8.212E-10
	7.915E-09
	3.654E-06
	2.974E-04
	1.575E-04
	1.312E-03
	2.949E-03

	SR2
	1.175E-09
	1.506E-08
	4.387E-06
	3.749E-04
	2.586E-04
	1.623E-03
	3.495E-03

	Sr
	1.880E-05
	8.455E-05
	8.560E-04
	8.803E-03
	1.005E-02
	1.761E-02
	2.338E-02

	SR
	3.427E-05
	1.227E-04
	2.094E-03
	0.01936
	1.608E-02
	4.028E-02
	5.912E-02

	总平均值
	0.0004819
	0.002657
	0.03098
	0.2641
	0.5511
	1.4714
	2.5229

	r
	0.000053
	0.00024
	0.0024
	0.025
	0.028
	0.049
	0.065

	R
	0.000096
	0.00034
	0.0059
	0.054
	0.045
	0.11
	0.17



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Ni
	17
	4
	11
	18
	20
	25
	26

	总平均值
	0.00048
	0.0027
	0.031
	0.26
	0.55
	1.47
	2.52

	r
	0.00006
	0.0003
	0.003
	0.03
	0.04
	0.05
	0.07 

	R
	0.00010
	0.0004
	0.006
	0.06
	0.07
	0.11
	0.17




	元素Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	T1
	1.10644
	6.6904
	125.884
	211.959
	418.979
	759.465

	T2
	0.009378
	0.34211
	121.0098
	330.5042
	1291.2397
	4241.2692

	T3
	131
	131
	131
	136
	136
	136

	T4
	1051
	1051
	1051
	1076
	1076
	1076

	T5
	2.663E-06
	1.272E-04
	1.479E-02
	4.301E-02
	1.528E-01
	1.825E-01

	Sr2
	2.378E-08
	1.136E-06
	1.321E-04
	3.708E-04
	1.317E-03
	1.573E-03

	SL2
	2.668E-07
	3.211E-06
	3.225E-04
	1.206E-03
	3.547E-03
	1.232E-03

	SR2
	2.906E-07
	4.347E-06
	4.546E-04
	1.576E-03
	4.865E-03
	2.805E-03

	Sr
	1.542E-04
	1.066E-03
	1.149E-02
	1.926E-02
	3.629E-02
	3.966E-02

	SR
	5.391E-04
	2.085E-03
	2.132E-02
	3.970E-02
	6.975E-02
	5.296E-02

	总平均值
	0.008398
	0.05079
	0.9620
	1.5604
	3.0871
	5.5844

	r
	0.00043
	0.0030
	0.032
	0.054
	0.10
	0.11

	R
	0.0015
	0.0058
	0.060
	0.11
	0.20
	0.15



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Mg
	15
	4
	19
	29
	27
	28

	总平均值
	0.0084
	0.051
	0.96
	1.56
	3.09
	5.58

	r
	0.0005
	0.0030
	0.032
	0.06
	0.10
	0.17

	R
	0.0015
	0.0058
	0.060
	0.11
	0.20
	0.35




	元素Ti
	5
	8
	14
	21

	T1
	0.09247
	0.3435
	4.0028
	18.2840

	T2
	6.533E-05
	0.0010839
	0.11822
	2.7942

	T3
	131
	109
	136
	120

	T4
	1051
	809
	1076
	930

	T5
	3.035E-08
	9.242E-07
	9.810E-05
	2.976E-03

	Sr2
	2.710E-10
	1.005E-08
	8.456E-07
	2.917E-05

	SL2
	4.143E-10
	1.360E-08
	3.041E-06
	6.975E-05

	SR2
	6.853E-10
	2.365E-08
	3.887E-06
	9.893E-05

	Sr
	1.646E-05
	1.002E-04
	9.196E-04
	5.401E-03

	SR
	2.618E-05
	1.538E-04
	1.972E-03
	9.946E-03

	总平均值
	0.0007054
	0.003149
	0.02918
	0.1526

	r
	0.000046
	0.00028
	0.0026
	0.015

	R
	0.000073
	0.00043
	0.0055
	0.028



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Ti
	5
	8
	14
	21

	总平均值
	0.00071
	0.0031
	0.029
	0.15

	r
	0.00005
	0.0003
	0.003
	0.02

	R
	0.00008
	0.0005
	0.006
	0.03 




	元素Cr
	5
	8
	21

	T1
	0.3893
	3.9310
	73.3460

	T2
	0.001160
	0.1242
	39.6239

	T3
	131
	125
	136

	T4
	1051
	955
	1076

	T5
	8.267E-07
	1.415E-04
	2.514E-02

	Sr2
	7.381E-09
	1.335E-06
	2.167E-04

	SL2
	1.848E-08
	4.551E-06
	4.969E-04

	SR2
	2.586E-08
	5.886E-06
	7.136E-04

	Sr
	8.591E-05
	1.155E-03
	1.472E-02

	SR
	1.608E-04
	2.426E-03
	2.671E-02

	总平均值
	0.002959
	0.03149
	0.5378

	r
	0.00024
	0.0032
	0.041

	R
	0.00045
	0.0068
	0.075



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Cr
	5
	8
	21

	总平均值
	0.0030
	0.031
	0.54

	r
	0.0003
	0.004
	0.05

	R
	0.0005
	0.007
	0.08





	元素Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	T1
	0.2611
	1.5302
	70.8670
	113.8970
	205.0000

	T2
	5.037E-04
	0.01726
	40.1942
	119.0760
	320.8699

	T3
	136
	136
	125
	109
	131

	T4
	1076
	1076
	955
	809
	1051

	T5
	9.788E-07
	3.8345E-05
	8.459E-03
	1.127E-02
	2.998E-02

	Sr2
	8.438E-09
	3.306E-07
	7.980E-05
	1.225E-04
	2.677E-04

	SL2
	1.821E-08
	2.536E-07
	1.340E-04
	5.910E-04
	5.169E-04

	SR2
	2.665E-08
	5.841E-07
	2.138E-04
	7.134E-04
	7.846E-04

	Sr
	9.186E-05
	5.749E-04
	8.933E-03
	1.107E-02
	1.636E-02

	SR
	1.632E-04
	7.643E-04
	1.462E-02
	2.671E-02
	2.801E-02

	总平均值
	0.001932
	0.01127
	0.5668
	1.0476
	1.5674

	r
	0.00026
	0.0016
	0.025
	0.031
	0.046

	R
	0.00046
	0.0021
	0.041
	0.075
	0.078



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Bi
	8
	6
	20
	25
	26

	总平均值
	0.0019
	0.011
	0.57
	1.05
	1.57

	r
	0.0003
	0.002
	0.03
	0.04
	0.05

	R
	0.0005
	0.003
	0.05
	0.08
	0.08




	元素Mn
	7
	15
	18

	T1
	0.53738
	3.7956
	22.496

	T2
	0.002206
	0.1061
	4.4066

	T3
	131
	136
	115

	T4
	1051
	1076
	905

	T5
	8.444E-07
	6.349E-05
	2.612E-03

	Sr2
	7.539E-09
	5.474E-07
	2.665E-05

	SL2
	1.438E-08
	1.304E-06
	5.187E-05

	SR2
	2.192E-08
	1.851E-06
	7.852E-05

	Sr
	8.683E-05
	7.398E-04
	5.163E-03

	SR
	1.481E-04
	1.361E-03
	8.861E-03

	总平均值
	0.004092
	0.02784
	0.1954

	r
	0.00024
	0.0021
	0.014

	R
	0.00041
	0.0038
	0.025



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Mn
	7
	15
	18

	总平均值
	0.0041
	0.028
	0.20

	r
	0.0003
	0.003
	0.02

	R
	0.0005
	0.004
	0.03





	元素Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	T1
	0.2432
	1.7310
	6.6190
	16.5525
	67.8120
	193.1170
	237.6840

	T2
	0.0004566
	0.02217
	0.3351
	2.1361
	36.8288
	296.0414
	496.1133

	T3
	131
	136
	131
	131
	125
	126
	114

	T4
	1051
	1076
	1051
	1051
	955
	1026
	834

	T5
	2.524E-06
	9.544E-05
	2.901E-04
	4.689E-03
	1.036E-02
	6.209E-02
	1.205E-01

	Sr2
	2.253E-08
	8.228E-07
	2.590E-06
	4.187E-05
	9.776E-05
	5.749E-04
	1.255E-03

	SL2
	3.681E-08
	9.225E-07
	5.303E-06
	3.564E-04
	3.345E-04
	3.915E-04
	4.999E-03

	SR2
	5.934E-08
	1.745E-06
	7.893E-06
	3.983E-04
	4.322E-04
	9.664E-04
	6.254E-03

	Sr
	1.501E-04
	9.071E-04
	1.609E-03
	6.471E-03
	9.887E-03
	2.398E-02
	3.543E-02

	SR
	2.436E-04
	1.321E-03
	2.809E-03
	1.996E-02
	2.079E-02
	3.109E-02
	7.908E-02

	总平均值
	0.001806
	0.01251
	0.05047
	0.1260
	0.5425
	1.5339
	2.0833

	r
	0.00042
	0.0025
	0.0045
	0.018
	0.028
	0.067
	0.10

	R
	0.00068
	0.0037
	0.0079
	0.056
	0.058
	0.087
	0.22



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Si
	7
	17
	37
	38
	39
	40
	16

	总平均值
	0.0018
	0.013
	0.050
	0.13
	0.54
	1.53
	2.08

	r
	0.0005
	0.003
	0.005
	0.02
	0.03
	0.07
	0.10

	R
	0.0007
	0.004
	0.008
	0.03
	0.06
	0.09
	0.22





	元素As
	36
	9
	24

	T1
	0.03842
	0.7025
	2.9633

	T2
	1.235E-05
	4.115E-03
	6.481E-02

	T3
	120
	120
	136

	T4
	930
	930
	1076

	T5
	4.425E-08
	1.172E-06
	7.414E-05

	Sr2
	4.338E-10
	1.149E-08
	6.392E-07

	SL2
	4.079E-10
	2.109E-08
	1.833E-06

	SR2
	8.417E-10
	3.258E-08
	2.472E-06

	Sr
	2.083E-05
	1.072E-04
	7.995E-04

	SR
	2.901E-05
	1.805E-04
	1.572E-03

	总平均值
	0.0003191
	0.005832
	0.02202

	r
	0.000058
	0.00030
	0.0022

	R
	0.000081
	0.00051
	0.0044


参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素As
	36
	9
	24

	总平均值
	0.00032
	0.0058
	0.022

	r
	0.00006
	0.0003
	0.003

	R
	0.00009
	0.0006
	0.005





	元素La
	17
	11
	15

	T1
	1.0648
	3.3835
	41.7550

	T2
	0.009887
	0.09106
	13.3747

	T3
	115
	126
	131

	T4
	905
	1026
	1051

	T5
	4.076E-06
	8.194E-05
	1.093E-02

	Sr2
	4.159E-08
	7.587E-07
	9.761E-05

	SL2
	2.581E-07
	1.567E-06
	5.201E-04

	SR2
	2.997E-07
	2.325E-06
	6.177E-04

	Sr
	2.039E-04
	8.710E-04
	9.880E-03

	SR
	5.474E-04
	1.525E-03
	2.485E-02

	总平均值
	0.009225
	0.02663
	0.3151

	r
	0.00057
	0.0024
	0.028

	R
	0.0015
	0.0043
	0.070



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素La
	17
	11
	15

	总平均值
	0.0092
	0.027
	0.32

	r
	0.0006
	0.003
	0.03

	R
	0.0015
	0.005
	0.07





	元素Ce
	13
	17
	15

	T1
	0.8333
	1.4786
	52.1500

	T2
	0.005309
	0.01925
	23.6972

	T3
	131
	114
	115

	T4
	1051
	834
	905

	T5
	1.766E-06
	3.281E-05
	7.875E-03

	Sr2
	1.576E-08
	3.417E-07
	8.035E-05

	SL2
	6.718E-08
	5.893E-07
	4.393E-04

	SR2
	8.294E-08
	9.310E-07
	5.196E-04

	Sr
	1.256E-04
	5.846E-04
	8.964E-03

	SR
	2.880E-04
	9.649E-04
	2.279E-02

	总平均值
	0.006331
	0.01289
	0.4501

	r
	0.00035
	0.0016
	0.025

	R
	0.00081
	0.0027
	0.064



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Ce
	13
	17
	15

	总平均值
	0.0063
	0.013
	0.45

	r
	0.0004
	0.002
	0.03

	R
	0.0009
	0.003
	0.07




	元素Sr
	41
	16
	22

	T1
	0.9914
	5.3653
	38.2390

	T2
	0.007804
	0.2217
	10.7869

	T3
	126
	131
	136

	T4
	1026
	1051
	1076

	T5
	1.869E-06
	4.090E-04
	1.247E-02

	Sr2
	1.730E-08
	3.652E-06
	1.075E-04

	SL2
	3.111E-08
	1.497E-05
	2.592E-04

	SR2
	4.842E-08
	1.863E-05
	3.667E-04

	Sr
	1.315E-04
	1.911E-03
	0.01037

	SR
	2.200E-04
	4.316E-03
	0.01915

	总平均值
	0.007864
	0.04057
	0.2816

	r
	0.00037
	0.0054
	0.029

	R
	0.00062
	0.012
	0.054



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Sr
	41
	16
	22

	总平均值
	0.0079
	0.040
	0.28

	r
	0.0004
	0.006
	0.03

	R
	0.0007
	0.012
	0.06




	元素Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	T1
	0.3262
	4.8758
	23.9880
	121.6870
	273.1650

	T2
	0.0007886
	0.2288
	4.8054
	151.1970
	569.8982

	T3
	136
	104
	120
	98
	131

	T4
	1076
	784
	930
	688
	1051

	T5
	2.713E-06
	5.534E-05
	4.329E-03
	1.226E-02
	4.467E-02

	Sr2
	2.338E-08
	6.288E-07
	4.244E-05
	1.495E-04
	3.988E-04

	SL2
	4.605E-08
	1.992E-06
	8.454E-05
	1.050E-03
	2.272E-03

	SR2
	6.943E-08
	2.620E-06
	1.270E-04
	1.199E-03
	2.671E-03

	Sr
	1.529E-04
	7.930E-04
	6.515E-03
	1.223E-02
	1.997E-02

	SR
	2.635E-04
	1.619E-03
	1.127E-02
	3.463E-02
	5.168E-02

	总平均值
	0.002352
	0.04686
	0.1987
	1.2393
	2.0882

	r
	0.00043
	0.0022
	0.018
	0.034
	0.056

	R
	0.00074
	0.0045
	0.032
	0.097
	0.14



参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：
	元素Sb
	23
	33
	34
	35
	36

	总平均值
	0.0024
	0.047
	0.20
	1.24
	2.09

	r
	0.0005
	0.003
	0.02
	0.04
	0.06

	R
	0.0008
	0.005
	0.04
	0.10
	0.14
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