锌及锌合金化学分析方法

第12部分 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、    钛和硅量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编 制 说 明

（预审稿）

主编单位：葫芦岛锌业股份有限公司

2025年12月

（20255135-T-610）

一 、工作简况

1.1任务来源

根据《关于征集2023年度全国有色金属标准化技术委员会年会论证的标准项目计划的通知》（有色标委[2023]79号）的要求。2023年11月，全国有色金属标准化技术委员会在昆明市召开了《锌及锌合金化学分析方法 第12部分：铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅含量的测定》国家标准任务落实会议，根据任务安排重新整理起草GB/T12689.12-2004。由葫芦岛锌业股份有限公司负责主起草，河南豫光金铅股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、深圳双易达检测技术有限公司等4家单位负责一验工作，株洲冶炼集团有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中国检验认证集团广西有限公司等12家单位负责二验工作。项目计划编号：20255135-T-610。项目归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.2 主要参加单位和工作成员及其所做的工作

1.2.1 主要参加单位情况

葫芦岛锌业股份有限公司是集有色金属冶炼、化工产品生产于一体的大冶炼企业，始建于1937年，是一家拥有87年历史的企业。1997年在深交所挂牌上市。公司拥有竖罐、电解、ISP铅锌联合冶炼三种锌冶炼工艺，以及澳斯迈特粗铜冶炼到电解铜精炼的全流程铜冶炼系统。公司主营产品锌、铜、铅及金银铟钴等稀贵金属，相关金属材料、碳化硅制品等，副产硫酸、硫酸锌等化工产品。主要产品生产能力：锌30万吨、铜11万吨、铅3万吨、硫酸100万吨、黄金4吨、白银200吨。公司拥有享誉国内外的葫锌（HX）品牌，主产品葫锌（HX）牌锌锭获国家产品质量免检证书，电解铜在上海交易所注册，硫酸获国家金质奖，精锌、精镉、锌粉获国家银质奖，铟锭获辽宁名牌产品。拥有国家合格认定委员会认定的检测中心，是国家标准锌及锌合金、锌精矿、镉锭的主起草单位，是国家标准化委员会认可的镉标准、锌锭标准、锌合金标准、锌精矿标准等一系列标准样品的定点研制单位。近年来公司先后获得“全国文明单位”“全国厂务公开先进单位”“全国就业和社会保障先进民营企业”“辽宁省文明标兵单位”“辽宁省模范职工之家”“国家级绿色工厂”等几十项荣誉称号，受到国家和省、市各级党委和政府的高度重视和亲切关怀，得到了社会各界的广泛认可和高度赞誉。

1.2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准起草单位包括：葫芦岛锌业股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、苏州市祥冠分析检测有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、、江西铜业铅锌金属有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、昆明冶金研究院有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司参加起草。

本标准负责起草单位——葫芦岛锌业股份有限公司，在标准编制过程中积极收集相关的国内外标准和文献，根据日常积累的经验和实际试验，确立了试验方案，编制了试验报告和标准文本，并发给参与标准一验、二验单位进行验证。

河南豫光金铅股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等4家单位对试验报告中的条件实验进行了验证，提供了精密度数据。

株洲冶炼集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、苏州市祥冠分析检测有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、、江西铜业铅锌金属有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、昆明冶金研究院有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、广西华锡有色金属集团股份有限公司等16家提供了精密度数据。

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 本标准主要起草人及工作职责

| 序号 | 单位名称 | 人员 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦岛锌业股份有限公司 |  | 负责调研、协调及全过程标准研制、起草、试验、编制工作 |
| 2 | 河南豫光金铅股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集、条件试验验证，提供精密度数据 |
| 3 | 中铝洛阳铜加工有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集、条件试验验证，提供精密度数据 |
| 4 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集、条件试验验证，提供精密度数据 |
| 5 | 深圳双易达检测技术有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集、条件试验验证，提供精密度数据 |
| 6 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 7 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 8 | 中国检验认证集团广西有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 9 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 10 | 大冶有色设计研究院有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 11 | 苏州市祥冠分析检测有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 12 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 13 | 江西铜业铅锌金属有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 14 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 15 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 16 | 昆明冶金研究院有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 17 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 18 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 19 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 20 | 紫金矿业集团股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |
| 21 | 广西华锡有色金属股份有限公司 |  | 参与标准起草、资料收集，提供精密度数据 |

1.3 主要工作过程

1.3.1 调研与起草阶段

（1）根据工业和信息化部标准计划项目（工信厅科函〔2023〕18号2023-0409T-YS） 的安排要求，2023年11月，全国有色金属标准化技术委员会在昆明《锌及锌合金化学分析方法 第12部分：铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅含量的测定》国家标准任务落实。会上确定了标准负责起草单位、验证单位及工作进度安排。葫芦岛锌业股份有限公司承担《锌及锌合金化学分析方法  第12部分：铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅量的测定》起草任务，河南豫光金铅股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司等20家单位协助起草。

（2）2023年11月，葫芦岛锌业股份有限公司在接到标准制订任务后，立即成立了标准编制工作组，召开标准编制工作会议，确定标准制订方案和研制计划，明确任务分工，制定工作进度计划。

（3）2024年1月，标准起草小组对拟制定分析方法开展了多方调研、资料收集。在充分调研和讨论的基础上，标准起草小组确定了标准研制方案，制定了工作进度计划。随后开始收集锌及锌合金样品，按方法的测定范围，完成了不同元素，不同范围的42个试验样品的配制及均匀性测试。

（4）2024年2月—2024年6月，开展方法试验工作，先后完成了样品溶解方法试验、条件选择试验、共存元素干扰试验、加标回收试验和精密度试验等研究，形成了标准文本、试验报告和编制说明的讨论稿。2024年7月底，将完成的试验报告及验证样品发至各验证单位，各单位开始验证工作。

（5）2024年10月，起草单位陆续收到各验证单位的试验报告及反馈意见，根据验证单位的反馈不断优化试验，并确定最终试验报告和标准预审稿。按照《GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》规定，对试验数据进行了数理统计分析，计算精密度，形成了本标准编制说明的征求意见稿。

1.3.2 征求意见阶段

通过发函、会议、中国有色金属标准质量信息网公示等方式，对《锌及锌合金化学分析方法  第12部分：铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅含量的测定》征求意见稿进行意见征询。

（1）2026年6月25日，根据有色标委〔2026〕43号文件，由全国有色金属标准化技术委员会组织，进行了预审。

（2）发函征求意见阶段

二、标准编制原则

2.1 符合性

本标准严格按照GB/T1.1-2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写，并按照 GB/T6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的规定进行数理统计分析。

2.2 适用性

本标准根据国内锌及锌合金行业的实际情况，综合考虑生产、贸易各方需求，确定测定方法及测定范围。采用操作简便、精密度高、准确度好、在行业内应用普及的分析方法，能很好地满足行业对锌及锌合金中铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅量的测定要求，提高了本标准的可操作性和适用性。

2.3 先进性

本标准的技术水平不低于当前国内先进水平。

三、文件主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

3.1 样品溶解方法的确定

3.1.1 试料量、试液体积及分取体积的确定，见表2

表2试料量、试液总体积、分取体积、测定体积

| 元素 | 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量分数 /% | 试料质量 m/g | 试液总体积V/mL | 分取体积V1/mL | 测定体积V2/mL |
| 0.00008~0.5 | 1.00 | 100 | - | - |
| >0.5～6.0 | 0.25 | 250 | - | - |
| >6.0～20.0 | 0.25 | 250 | 10 | 100 |
| 元素 | 锑 |  |  |  |
| 质量分数 /% | 试料质量 m/g | 试液总体积V/mL | 分取体积V1/mL | 测定体积V2/mL |
| 0.002～0.02 | 1.00 | 50 | - | - |
| >0.02～0.5 | 1.00 | 100 | - | - |
| >0.5～2.0 | 0.25 | 250 | - | - |
| 元素 | 硅 |  |  |  |
| 质量分数/% | 试料质量m/g | 试液总体积V/mL | 分取体积V1/mL | 测试体积V2/mL |
| 0.0015~0.05 | 1.00 | 100 | - | - |
| >0.05～2.0 | 0.25 | 250 | - | - |

3.2测定范围

本次试验各元素测定范围的确定是根据对目前国内主要锌及锌合金生产单位以及锌及锌合金标样研制单位的意见征集，结合市场对锌及锌合金产品杂质指标的最低要求、锌合金中各合金元素的种类和含量及目前国内各类锌光谱标样、锌合金标样种类及含量的要求确定，部分单位提出的含铬锌合金，铬最高达到1.5%，但未能提供相关样品，只能提供最高0.5%多的含铬样品，本次铬的测定范围上限定为0.6%。

3.3溶样方法及用酸量的选择

3.3.1 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛测定时，选择用硝酸溶样，分别选取4#、5#、43#（含硅）、16#（含硅）样品进行试验，分别称取1.0000g试样，加入不同量硝酸时，样品的溶解情况，结果见表3。

表3 硝酸用量对样品溶解情况的影响

| 硝酸用量/mL (1+1) 样品编号 | 5 | 10 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4# | 溶解缓慢，加热也不能完全溶解 | 溶解稍快，加热后能溶解完全 | 溶解速度快，溶液清亮，完全溶解 | 溶解速度快，溶液清亮，完全溶解 |
| 5# | 溶解缓慢，加热也不能完全溶解 | 溶解稍快，加热后能溶解完全 | 溶解速度快，溶液清亮，完全溶解 | 溶解速度快，溶液清亮，完全溶解 |
| 43# | 溶解缓慢，有少量不溶物 有黑渣 | 溶解稍快，仍有少量不溶物 有黑渣 | 溶解速度快， 有少量黑渣 | 溶解速度快， 有少量黑渣 |
| 16# | 溶解缓慢，有少量不溶物 有黑渣 | 溶解稍快，仍有少量不溶物 有黑渣 | 溶解速度快， 有黑渣 | 溶解速度快， 有黑渣 |

试验表明，硝酸用量大于等于20mL时，样品溶解速度较快，且样品能完全溶解，考虑到分析样品成本和溶液稳定性，本试验选定硝酸用量为20mL溶解试样。

由于43#、16#样品溶液中有黑色残渣，主要是部分硅未溶解，有黑色残渣，用20mL硝酸溶解试样后，过滤洗涤残渣，将残渣连同滤纸置于铂坩埚中灰化，在800℃灼烧5min，冷却。加入几滴氢氟酸（3.10）并逐滴加入硝酸至溶液清亮，加热蒸发至干，冷却。用10mL硝酸溶解，移入容量瓶中稀释刻度，混匀。并用ICP-OES测定其中的铝、镁、镍、镧、铈、铅、镉、铁、铜、锡，测定结果见表4。结果显示含硅样品中硝酸溶样后，测定其他元素，滤渣中所含有的待测元素极少量，可以忽略不计，所以测定时，含硅样品可以直接将试液静置后测上清液或干过滤后测量。

表4 样品滤渣测定结果

| 编号 | 测定结果% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La | Ce | Al | Mg | Ni |
| 16# | 0.00014 | 0.00011 | 0.025 | - | - |
| 43# | 0.00014 | 0.00027 | 0.011 | 0.00061 | - |
| 编号 | 测定结果% |  |  |  |  |
|  | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn |
| 16# | 0.00004 | - | 0.0021 | - | 0.00002 |
| 43# | 0.00008 | 0.00005 | 0.00032 | 0.00003 | 0.00011 |

3.3.2 样品中需要测锑时，选用两种溶样方法进行实验，分别用20mL硝酸和20mL硝酸-酒石酸混合酸溶解试样，考察两种溶样方式溶样效果及对结果的影响，分别选取23# 、33#、36# 号样品进行实验。两种酸溶样效果对比见表5，

表5两种酸及不同加酸量溶样效果对比

| 酸种类及 加入量 样品编号 | 硝酸（3.11）20mL | 硝酸-酒石酸混合酸（3.19）20mL |
| --- | --- | --- |
| 23# | 快速溶解、溶液清亮 | 快速溶解、溶液清亮 |
| 33# | 快速溶解、溶液清亮 | 快速溶解、溶液清亮 |
| 36# | 快速溶解、溶液清亮 | 快速溶解、溶液清亮 |

表6两种酸溶样锑的测定结果

| 结果 样品编号 | 硝酸（3.11）20mL | 硝酸-酒石酸混合酸（3.19）20mL |
| --- | --- | --- |
|  | wSb% | wSb% |
| 23# | 0.0022 | 0.0024 |
| 33# | 0.046 | 0.048 |
| 36# | 2.06 | 2.12 |

试验现象表明，20mL硝酸和硝酸-酒石酸混合酸都能将含锑合金溶解清亮，两种溶样方式对锑的分析结果稍有影响，存在系统差，硝酸溶样结果略偏低，也是为防止锑水解，因此本实验测锑时采用统一溶样方式：20mL硝酸-酒石酸混合酸溶样。

3.3.3样品需要测定硅时，选用两种溶样方法进行实验，硝酸+氢氧化钠溶液和氢氧化钠溶液+过氧化氢，考察两种溶样方式的溶样效果，分别选取16#、17#样品，称样量分别为1.0000g和0.2500g进行实验。两种溶样效果对比见表7、表8。

表7 称样量1.0000g溶样效果

| 溶样方式 样品编号 | 氢氧化钠溶液（3.18）+过氧化氢（3.22） | 硝酸（3.11）+氢氧化钠溶液（3.18） |
| --- | --- | --- |
| 17# (wSi%:0.013) | 溶解速度慢，控制温度，不断摇动，需多次补加氢氧化钠，过氧化氢，费时费力，溶解速度超慢 | 加入硝酸后，快速溶解，浓缩后，加入氢氧化钠加热溶解10～15min后，溶液变白，硅完全溶解。 |

表8 称样量0.2500g溶样效果

| 溶样方式 样品编号 | 氢氧化钠溶液（3.18）+过氧化氢（3.22） | 硝酸（3.11）+氢氧化钠溶液（3.18） |
| --- | --- | --- |
| 16# (wSi%:2.14) | 溶解较慢，溶解时间长 | 加入硝酸后，快速溶解，浓缩到1～2mL样品发黑，加入10mL氢氧化钠溶液（3.18），溶液中硅明显被溶解，再次浓缩1～2mL，再次加入10mL氢氧化钠溶液（3.18），硅基本完全溶解，肉眼可见，瞬间清亮。 |

实验表明，溶解含硅样品时，用氢氧化钠溶液+过氧化氢和硝酸+氢氧化钠溶液都能将样品溶解，但是用氢氧化钠溶液+过氧化氢溶解速度慢，尤其是含铝低锌高的样品，很难溶解，耗时太长，用硝酸+氢氧化钠溶液，无论何种含硅样品，都能较快溶解，溶解效果好，因此本试验测硅时采用硝酸+氢氧化钠溶液的溶样方式。

3.3.4 补充硝酸-酒石酸混合酸用量对溶样及测试结果的影响。

配制硝酸-酒石酸混合酸溶液：50g酒石酸先溶解于250mL水中（略微加热助溶），再加入250mL硝酸中。选取23#、33#、36#样品，加入不同体积的硝酸-酒石酸混合酸，试验数据及试验现象见表9.

表9 加入不同含量硝酸-酒石酸混合酸溶液测试锑

| 编号 | 称样量 | 10mL |  | 15mL |  | 20mL |  | 40mL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 溶样效果 | 数据 | 溶样效果 | 数据 | 溶样效果 | 数据 | 溶样效果 | 数据 |
| 23# | 1.0000g | 样品基本能溶解，时间较长 | 0.0020 | 样品能完全溶解，溶解速度稍快 | 0.0022 | 样品完全溶解，溶液清澈，溶解速度快 | 0.0024 | 样品完全溶解，溶液清澈，溶解速度快 | 0.0023 |
| 33# | 1.0000g | 样品基本能溶解，时间较长 | 0.043 | 样品能完全溶解，溶解速度稍快 | 0.046 | 样品完全溶解，溶液清澈，溶解速度快 | 0.047 | 样品完全溶解，溶液清澈，溶解速度快 | 0.048 |
| 36# | 0.25g | 样品基本能溶解，时间较长，溶解后易析出 | 1.96 | 样品能完全溶解，溶解速度稍快 | 2.11 | 样品完全溶解，溶液清澈，溶解速度快 | 2.13 | 样品完全溶解，溶液清澈，溶解速度快 | 2.12 |

试验表明，加入20mL和40mL混合酸，样品都能较快溶解，溶解效果好，考虑节约成本，因此本试验测锑时采用加入20mL硝酸-酒石酸混合酸溶样。

3.4 条件选择试验

3.4.1 被测元素谱线选择

电感耦合等离子体发射光谱法分析谱线的选择应遵循目标元素谱线灵敏度高，干扰少的原则，通过在同一条件下，同时测定各谱线的强度及对待测谱线周围干扰谱线的观察分析，试验选择无干扰和信噪比高的谱线作为分析谱线，结果见表10。

| 元素 | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al | Mg | Cr | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长 nm | 220.3/283.3/216.9 | 228.8/214.4/226.5 | 238.2/259.9 | 324.7/327.3 | 189.9 | 394.4/396.1 | 279.0/285.2 | 267.7/283.5 | 189.0/193.7 |
| 元素 | La | Ce | Ni | Ti | Mn | Sb | Bi | Sr | Si |
| 波长 nm | 333.7 | 404.0 | 221.6/231.6 | 323.4/ 334.9 | 257.6/ 259.3 | 206.8/ 217.5 | 190.2/223.0/306.7 | 216.5/ 346.4 | 212.4/ 251.6/ 288.1 |

10 被测元素谱线

3.4.2  检出限和测定下限

在仪器最佳条件下，根据合金种类配制的工作曲线的空白溶液，对空白溶液测定11次，计算标准偏差，以3倍的标准偏差为检出限，10倍的标准偏差为测定下限，结果见表11，结果显示，各元素的测定下限均能满足方法中的最低浓度要求。

表11检出限、测定下限

| 元素 | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al | Mg | La | Ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限/g/mL | 0.0016 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0012 | 0.00011 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0228 |
| 检测下限/g/mL | 0.0054 | 0.0020 | 0.0035 | 0.0037 | 0.0039 | 0.00037 | 0.0026 | 0.0039 | 0.0763 |
| 元素 | Ni | Ti | Mn | Sb | Bi | Cr | Sr | As | Si |
| 检出限/g/mL | 0.0006 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0044 | 0.0033 | 0.00007 | 0.0066 | 0.0005 |
| 检测下限/g/mL | 0.0020 | 0.0020 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0147 | 0.011 | 0.00024 | 0.0219 | 0.0016 |

3.4.3  最佳仪器工作参数的选择

对于电感耦合等离子体发射光谱分析，可调节的仪器参数主要有射频发生功率（RF）、工作气体流量（包括冷却气、辅助气、雾化气）、蠕动泵转速、观测方式等。其中，射频发生功率、雾化气流量和辅助气流量三者是影响分析线信号的关键因素。

不同元素的分析谱线或同一元素的不同分析谱线在其余分析条件相同的情况下，最佳射频发生功率、雾化气流量和辅助气流量是不同的，这就需要在多元素同时测定过程中选择一个合适的参数，本次试验选用测试过程中测定下限最低的铅、镉、铁、铜、锡、铝的标准溶液进行仪器工作参数的选择。

3.4.3.1  射频发生功率（RF）

在电感耦合等离子体发射光谱分析中，谱线强度和信号噪声明显地受射频发生功率的影响。本试验在固定其他仪器参数不变的情况下，使射频发生功率从950～1350W逐渐升高，测试0.02μg/mL铅、镉、铁、铜、锡、铝的标准溶液的灵敏度和稳定性，结果如图1所示。

由图1可以看出，随着射频发生功率逐渐升高，铅、镉、铁、铜、锡、铝的谱线发射强度逐渐增强。而功率过大会影响射频发生器的使用寿命，综合考虑，选择射频发生功率为1150 W。

图1  谱线强度和信号噪声随射频发生功率的变化

3.4.3.2  雾化气流量

雾化气流量的改变对信号强度有较大影响，在保证其他仪器工作条件不变的情况下，使雾化气流量从0.5～1.0L/min逐渐升高，测试0.02μg/mL铅、镉、铁、铜、锡、铝的标准溶液的发射强度的变化，结果如图2所示。

图2  谱线强度随雾化气流量的变化

由图2可以看出，随着雾化气流量从0.5～1.0L/min逐渐升高，铜的谱线0.75发射强度逐渐增强，铅、镉、铁、锡、铝的谱线发射强度逐渐减小。由于铅、锡的谱线发射强度相对较低，考虑到雾化气流量为0.5L/min时，铅、锡的发射强度最大，最终选用雾化气流量为0.55 L/min。

3.4.3.3  辅助气流量

本试验在固定其他仪器参数不变的情况下，使辅助气流量从0.5～2.0L/min逐渐升高，测试其对含有0.02μg/mL铅、镉、铁、铜、锡、铝标准溶液的发射强度的影响，结果如图3所示。

图3  谱线强度随辅助气流量的变化

由图3可以看出，随着辅助气流量从0.5～2.0L/min逐渐升高，镉的谱线发射强度先增大后减小并趋于平稳，铜的谱线发射强度先减小后增大再减小并趋于平稳，铅、铁、锡、铝的谱线发射强度先减小后趋于平稳。由于辅助气流量太大易把等离子体焰吹灭，太小则无法将等离子体焰吹离中心管从而起不到保护中心管的作用，综合考虑，最终试验选择辅助气流量为0.5 L/min。

3.4.4  硝酸的影响

选取质量浓度为1.00g/m和50.00g/mL的铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛混合标准溶液，考察了硝酸体积分数5.0%、10.0%、15.0%时对其测定的影响，结果见表12。

表12 硝酸对测定影响

| 元素 | 加入量 ρ/(g/mL) | 测得量ρ/(μg/mL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | φ（硝酸）= 5.0% | φ（硝酸）= 10.0% | φ（硝酸）=15.0% |
| Pb | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| Cd | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| Fe | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.95 |
| Cu | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 0.98 |
| Sn | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 1.00 |
| AL | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 1.01 |
| Mg | 1.00 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| La | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 0.96 |
| Ce | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| Ni | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| Ti | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 0.96 |
| Mn | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| Sb | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 1.01 |
| Bi | 1.00 | 1.02 | 0.97 | 0.96 |
| Cr | 1.00 | 1.03 | 0.98 | 1.02 |
| Sr | 1.00 | 1.01 | 1.05 | 0.97 |
| As | 1.00 | 0.97 | 1.02 | 0.97 |
| Pb | 50.00 | 50.05 | 50.08 | 49.98 |
| Cd | 50.00 | 49.91 | 49.93 | 50.00 |
| Fe | 50.00 | 49.89 | 50.04 | 49.95 |
| Cu | 50.00 | 49.90 | 49.95 | 49.88 |
| Sn | 50.00 | 49.99 | 50.01 | 49.93 |
| AL | 50.00 | 50.08 | 49.92 | 50.01 |
| Mg | 50.00 | 49.90 | 50.07 | 50.05 |
| La | 50.00 | 49.94 | 49.91 | 49.90 |
| Ce | 50.00 | 49.92 | 50.09 | 50.02 |
| Ni | 50.00 | 49.97 | 49.95 | 49.99 |
| Ti | 50.00 | 50.07 | 50.02 | 50.01 |
| Mn | 50.00 | 49.95 | 49.97 | 49.89 |
| Bi | 50.00 | 49.95 | 49.92 | 49.97 |
| Cr | 50.00 | 50.01 | 50.02 | 50.02 |
| Sr | 50.00 | 50.07 | 49.98 | 49.96 |
| As | 50.00 | 49.95 | 50.01 | 49.92 |

试验表明，硝酸体积分数5.0%、10.0%、20.0%时对各元素的测定基本无影响。因此考虑分析成本和溶液的稳定性， 方法Ⅰ溶样的试验选择硝酸酸度10%作为测定介质，保持标准溶液与测试溶液酸度一致。

3.4.5 酒石酸的影响

试验考察酒石酸的量对被测元素的影响，在100mL容量瓶中配制质量浓度为1.00ug/mL和20.00g/mL的锑，加入不同量硝酸-酒石酸混合酸，分别用无酸标准溶液，10%硝酸标准溶液，20mL硝酸-酒石酸混合酸标准溶液对其进行测定，考察酒石酸对锑测定结果的影响，结果见表13。

表13 酒石酸对测定影响

| 元素 | 溶液浓度 ρ/(g/mL) | 测得量ρ/（μg/mL）（无酸标准曲线） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混合酸量（3.19）10mL | 混合酸量（3.19）20mL | 混合酸量（3.19）30mL |
| Sb | 1.00 | 1.05 | 1.01 | 0.98 |
| Sb | 20.00 | 18.678 | 17.662 | 16.591 |
| 元素 | 溶液浓度 ρ/(g/mL) | 测得量ρ/（μg/mL）（10%硝酸标准溶液） |  |  |
|  |  | 混合酸量10mL | 混合酸量20mL | 混合酸量30mL |
| Sb | 1.00 | 1.04 | 0.99 | 0.97 |
| Sb | 20.00 | 21.84 | 20.10 | 18.74 |
| 元素 | 溶液浓度 ρ/(g/mL) | 测得量ρ/（μg/mL）（20mL硝酸-混合酸标准溶液（3.19）） |  |  |
|  |  | 混合酸量10mL | 混合酸量20mL | 混合酸量30mL |
| Sb | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| Sb | 20.00 | 21.136 | 19.981 | 18.650 |

由表13看出，混合酸及其用量对低锑测定结果没有影响；对高锑测定结果有影响。只有测试介质种类和量完全匹配时，才能消除影响，综合考虑分析成本及稳定性，本试验选取硝酸-酒石酸混合酸酸度为20%，标准溶液与测试液保持一致。

3.4.6 盐类的影响

方法Ⅲ溶样测定硅含量时，测试液中会引进钠盐，本次试验考察钠盐对硅测定的影响。分别用 7# 、38# 、40# 样品进行试验，其他测试条件不变的情况下，分别用只含有10%硝酸的硅标准曲线和用工作曲线Ⅲ中配置的工作曲线进行测定，测定结果见表14.

表14两种不同曲线测定硅结果

| 标准曲线 样品编号 | 硝酸10%硅标准曲线 | 工作曲线Ⅲ配置曲线 |
| --- | --- | --- |
|  | wSi % | wSi % |
| 7# | 0.0012、0.0018、0.0021、0.0030 | 0.0020、0.0017、0.0019、0.0018 |
| 38# | 0.091、0.10、0.13、0.16 | 0.097、0.097、0.098、0.10 |
| 40# | 1.34、1.29、1.50、1.67 | 1.55、1.53、1.58、1.59 |
| 16# | 1.66、1.76、2.76、2.38 | 2.16、2.20、2.14、2.13 |

从表14结果得出，钠盐的存在对硅测定结果影响是比较明显的，测定结果不稳定，所以测定硅的标准曲线溶液中要补加与样品测试液中相同量的氢氧化钠，用硝酸调至中性后，再补加硝酸，保持标准液与测试液盐度、酸度一致。

3.5 本试验过程中，对于质量分数小于0.0005%的铅、镉、铁、铜、锡、铝的测定，国内市场很难买到合适的锌基体，无法进行锌基体匹配方法试验，因此考虑此类样品采用无基体标准曲线溶液和标准加入法进行试验，采用国际锌光谱标样：58NCJZ1001（SRM683 ）和我司早期炼制内控样进行验证，测试结果见表15.

表15两种方法测定结果

| 标样名称 | 标样值（ppm） |  |  |  |  |  | 无基体标准曲线结果（ppm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al |
| 58NCJZ1001(SRM683 ) | 11 | 1.1 | 2.2 | 5.9 | - | - | 11 | 1.2 | 2.1 | 6.2 | - | - |
| 内控样 | 10 | 3.0 | 3.5 | 1.1 | 1.5 | 3.7 | 9.6 | 3.1 | 3.3 | 1.1 | 1.3 | 3.6 |
| 标样名称 | 标样值（ppm） |  |  |  |  |  | 标准加入法结果（ppm） |  |  |  |  |  |
|  | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al |
| 内控样 | 10 | 3.0 | 3.5 | 1.1 | 1.5 | 3.7 | 10 | 3.3 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 4.1 |

通过表15结果显示，两种方法的结果与标样值是一致的，因此本试验质量分数小于0.0005%的铅、镉、铁、铜、锡、铝的测定可以采用无基体标准曲线法和标准加入法测定，由于我司只购买一块国际锌光谱标样：58NCJZ1001(SRM683 ），量太少，不能为验证单位提供此样品，只提供内控样品进行验证。

3. 6 基体及共存元素的干扰

本试验除质量分数小于0.0005%的铅、镉、铁、铜、锡、铝的测定外，其他元素测定均根据合金元素种类和含量进行基体匹配，称样量为1g的样品，合金元素含量在0.01%以上，称样量为0.25g的样品，合金元素含量在0.1%以上，都要进行基体匹配或配置成混合标准液，因此无需做共存元素干扰试验。

3.7 精密度试验

试验选取各个水平的锌及锌合金样品，按试验方法在相同的测试条件下获得11次独立的测试结果，分别计算其平均值和相对标准偏差（RSD），结果如表16所示。

表16精密度试验结果（%）

| 编号 | 元素 | 测定值/% | 平均值/% | SD /% | RSD /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | Pb | 0.00019、0.00020、0.00018、0.00018、0.00020、0.00019、0.00020、0.00020、0.00022、0.00020、0.00019 | 0.00020 | 0.000011 | 5.50 |
|  | AL | 0.00030、0.00032、0.00031、0.00033、0.00036、0.00032、0.00036、0.00031、0.00038、0.00033、0.00034 | 0.00033 | 0.000025 | 7.57 |
| 2# | Cd | 0.00019、0.00019、0.00020、0.00019、0.00018、0.00017、0.00017、0.00018、0.00017、0.00018、0.00017 | 0.00018 | 0.000010 | 5.56 |
|  | Sn | 0.00012、0.00015、0.00013、0.00013、0.00016、0.00014、0.00017、0.00017、0.00012、0.00015、0.00016 | 0.00014 | 0.000019 | 13.57 |
| 3# | Fe | 0.00017、0.00017、0.00014、0.00015、0.00014、0.00015、0.00015、0.00016、0.00014、0.00015、0.00016 | 0.00015 | 0.000010 | 6.67 |
|  | Cu | 0.00054、0.00054、0.00055、0.00055、0.00055、0.00055、0.00057、0.00057、0.00055、0.00055、0.00057 | 0.00055 | 0.000011 | 2.00 |
|  | Pb | 0.0022、0.0023、0.0020、0.0020、0.0022、0.0023、0.0021、0.0021、0.0021、0.0021、0.0021 | 0.0021 | 0.00010 | 4.76 |
| 4# | Cd | 0.0026、0.0026、0.0027、0.0028、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027 | 0.0027 | 0.000054 | 2.00 |
|  | Fe | 0.0039、0.0039、0.0041、0.0043、0.0041、0.0041、0.0044、0.0040、0.0041、0.0044、0.0041 | 0.0041 | 0.00017 | 4.14 |
|  | Sn | 0.0025、0.0025、0.0026、0.0027、0.0027、0.0025、0.0025、0.0025、0.0025、0.0025、0.0025 | 0.0025 | 0.000082 | 3.28 |
|  | Pb | 0.0064、0.0065、0.0068、0.0068、0.0066、0.0066、0.0064、0.0067、0.0064、0.0064、0.0066 | 0.0066 | 0.00016 | 2.42 |
|  | Cu | 5.25、5.09、5.10、5.22、5.07、5.07、5.18、5.07、5.18、5.15、5.09 | 5.13 | 0.090 | 1.76 |
|  | Ni | 0.0027、0.0027、0.0028、0.0028、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027、0.0027 | 0.0027 | 0.000040 | 1.48 |
|  | Mg | 0.054、0.053、0.055、0.055、0.053、0.054、0.053、0.053、0.053、0.053、0.052 | 0.053 | 0.00093 | 1.75 |
| 5# | Cu | 0.0081、0.0080、0.0079、0.0080、0.0079、0.0078、0.0080、0.0082、0.0079、0.0080、0.0081 | 0.0080 | 0.00011 | 1.38 |
|  | Ti | 0.00069、0.00070、0.00068、0.00069、0.00068、0.00071、0.00074、0.00072、0.00071、0.00072、0.00074 | 0.00071 | 0.000021 | 2.96 |
|  | Cr | 0.0029、0.0030、0.0029、0.0030、0.0029、0.0030、0.0030、0.0031、0.0030、0.0030、0.0031 | 0.0030 | 0.000070 | 2.33 |
| 6# | AL | 0.074、0.073、0.072、0.070、0.072、0.070、0.071、0.069、0.070、0.069、0.071 | 0.071 | 0.0016 | 2.25 |
|  | Bi | 0.011、0.011、0.011、0.011、0.011、0.012、0.012、0.010、0.011、0.011、0.011 | 0.011 | 0.00054 | 4.91 |
| 7# | Mn | 0.0041、0.0041、0.0041、0.0041、0.0040、0.0041、0.0041、0.0041、0.0041、0.0040、0.0041 | 0.0041 | 0.000040 | 0.98 |
|  | Si | 0.0021、0.0017、0.0024、0.0019、0.0021、0.0018、0.0018、0.0017、0.0018、0.0017、0.0018 | 0.0019 | 0.00022 | 11.58 |
| 8# | Bi | 0.0018、0.0018、0.0018、0.0018、0.0018、0.0018、0.0019、0.0018、0.0019、0.0018、0.0018 | 0.0018 | 0.000040 | 2.22 |
|  | Ti | 0.0032、0.0032、0.0031、0.0032、0.0031、0.0030、0.0033、0.0032、0.0030、0.0030、0.0031 | 0.0031 | 0.00010 | 3.22 |
|  | Cr | 0.032、0.031、0.032、0.032、0.030、0.031、0.031、0.025、0.027、0.027、0.030 | 0.030 | 0.0024 | 8.00 |
| 9# | As | 0.0057、0.0058、0.0058、0.0057、0.0058、0.0059、0.0059、0.0058、0.0058、0.0057、0.0061 | 0.0058 | 0.00012 | 2.07 |
|  | Fe | 0.26、0.26、0.27、0.26、0.25、0.26、0.26、0.25、0.26、0.26、0.26 | 0.26 | 0.0054 | 2.08 |
| 10# | Cd | 0.053、0.053、0.054、0.053、0.056、0.056、0.055、0.055、0.055、0.054、0.054 | 0.054 | 0.0011 | 2.04 |
|  | Pb | 0.048、0.047、0.047、0.046、0.047、0.046、0.047、0.048、0.049、0.049、0.048 | 0.047 | 0.0010 | 2.13 |
|  | Cu | 4.08、4.08、4.02、3.99、4.02、4.05、4.06、4.08、4.00、3.99、4.06 | 4.04 | 0.036 | 0.89 |
| 11# | Fe | 0.012、0.011、0.012、0.012、0.013、0.011、0.012、0.011、0.012、0.012、0.012 | 0.012 | 0.00060 | 5.00 |
|  | La | 0.027、0.028、0.029、0.029、0.029、0.027、0.028、0.029、0.029、0.030、0.027 | 0.028 | 0.0010 | 3.57 |
|  | Ni | 0.032、0.032、0.031、0.032、0.033、0.032、0.032、0.032、0.032、0.032、0.032 | 0.032 | 0.00045 | 1.41 |
| 12# | Cu | 0.068、0.067、0.066、0.068、0.066、0.065、0.068、0.066、0.065、0.066、0.065 | 0.066 | 0.0012 | 1.82 |
|  | Pb | 0.53、0.53、0.53、0.54、0.54、0.54、0.55、0.53、0.53、0.53、0.53 | 0.53 | 0.0069 | 1.30 |
| 13# | Ce | 0.0064、0.0064、0.0065、0.0066、0.0063、0.0063、0.0063、0.0064、0.0063、0.0065、0.0063 | 0.0064 | 0.00010 | 1.56 |
| 14# | Ti | 0.030、0.031、0.031、0.031、0.029、0.028、0.029、0.029、0.032、0.031、0.031 | 0.030 | 0.0013 | 4.33 |
| 15# | Mn | 0.028、0.028、0.028、0.028、0.028、0.028、0.028、0.028、0.028、0.028、0.029 | 0.028 | 0.00030 | 1.07 |
|  | La | 0.33、0.32、0.32、0.36、0.35、0.34、0.35、0.33、0.32、0.34、0.34 | 0.34 | 0.014 | 4.12 |
|  | Ce | 0.45、0.46、0.47、0.50、0.47、0.45、0.49、0.49、0.46、0.46、0.50 | 0.47 | 0.019 | 4.04 |
|  | Mg | 0.0089、0.0090、0.0089、0.0090、0.0089、0.0089、0.0089、0.0090、0.0089、0.0089、0.0089 | 0.0089 | 0.000047 | 0.53 |
| 16# | Sr | 0.045、0.045、0.044、0.044、0.043、0.043、0.045、0.042、0.036、0.038、0.044 | 0.043 | 0.0030 | 6.98 |
|  | Si | 2.16、2.20、2.28、2.10、2.19、2.04、2.24、2.00、2.10、2.06、2.15 | 2.14 | 0.087 | 4.07 |
| 17# | La | 0.0097、0.0097、0.0098、0.0098、0.0097、0.0097、0.0097、0.0096、0.0086、0.0078、0.0099 | 0.0095 | 0.00065 | 6.84 |
|  | Ni | 0.00046、0.00052、0.00050、0.00051、0.00046、0.00052、0.00051、0.00049、0.00048、0.00050、0.00050 | 0.00050 | 0.000021 | 4.20 |
|  | Ce | 0.014、0.014、0.014、0.014、0.013、0.013、0.012、0.012、0.011、0.013、0.014 | 0.013 | 0.0010 | 7.69 |
|  | Si | 0.013、0.012、0.013、0.013、0.013、0.013、0.014、0.015、0.014、0.014、0.012 | 0.013 | 0.00090 | 6.92 |
| 18# | Cd | 0.46、0.46、0.47、0.46、0.47、0.46、0.47、0.45、0.46、0.45、0.46 | 0.46 | 0.0070 | 1.52 |
|  | Pb | 1.01、0.99、1.00、1.04、0.98、1.06、1.05、1.03、1.03、1.02、0.99 | 1.02 | 0.026 | 2.55 |
|  | Cu | 2.38、2.37、2.35、2.41、2.44、2.45、2.45、2.42、2.48、2.46、2.43 | 2.42 | 0.041 | 1.69 |
|  | Ni | 0.24、0.25、0.24、0.24、0.23、0.23、0.24、0.23、0.29、0.29、0.29 | 0.25 | 0.025 | 10.00 |
|  | Mn | 0.19、0.20、0.19、0.19、0.19、0.19、0.19、0.19、0.19、0.19、0.19 | 0.19 | 0.0030 | 1.58 |
| 19# | AL | 0.98、0.97、0.96、0.98、0.96、0.98、0.97、0.97、0.97、0.97、0.97 | 0.97 | 0.0070 | 0.72 |
|  | Mg | 0.94、0.96、0.93、0.92、0.95、0.94、0.95、0.95、0.96、0.94、0.94 | 0.94 | 0.012 | 1.28 |
| 20# | Ni | 0.57、0.57、0.56、0.57、0.57、0.56、0.57、0.57、0.56、0.56、0.57 | 0.57 | 0.0050 | 0.88 |
|  | Bi | 0.59、0.59、0.58、0.59、0.58、0.57、0.58、0.58、0.57、0.57、0.58 | 0.58 | 0.0077 | 1.33 |
| 21# | Ti | 0.16、0.15、0.15、0.15、0.15、0.15、0.15、0.15、0.14、0.15、0.15 | 0.15 | 0.0045 | 3.00 |
|  | Cr | 0.53、0.56、0.55、0.54、0.54、0.51、0.50、0.51、0.54、0.54、0.55 | 0.53 | 0.019 | 3.58 |
| 22# | Pb | 1.97、1.98、1.96、1.97、1.97、1.95、1.95、1.95、1.94、1.93、1.93 | 1.95 | 0.017 | 0.87 |
|  | Sr | 0.30、0.29、0.31、0.31、0.30、0.30、0.28、0.28、0.29、0.31、0.29 | 0.30 | 0.011 | 3.67 |
| 23# | Sn | 0.023、0.024、0.028、0.027、0.025、0.024、0.027、0.025、0.028、0.027、0.027 | 0.026 | 0.0018 | 6.92 |
|  | Cu | 0.18、0.19、0.19、0.18、0.19、0.19、0.19、0.19、0.18、0.19、0.18 | 0.19 | 0.0050 | 2.63 |
|  | Sb | 0.0025、0.0025、0.0020、0.0021、0.0024、0.0023、0.0025、0.0025、0.0026、0.0025、0.0026 | 0.0024 | 0.00020 | 8.33 |
| 24# | As | 0.021、0.021、0.021、0.020、0.021、0.021、0.022、0.021、0.020、0.021、0.021 | 0.021 | 0.00054 | 2.57 |
| 25# | Ni | 1.49、1.47、1.47、1.53、1.49、1.53、1.49、1.53、1.52、1.51、1.52 | 1.50 | 0.023 | 1.53 |
|  | Bi | 1.06、1.04、1.04、1.08、1.05、1.06、1.05、1.07、1.07、1.06、1.06 | 1.06 | 0.013 | 1.06 |
| 26# | Ni | 2.52、2.49、2.49、2.57、2.55、2.55、2.61、2.61、2.57、2.60、2.63 | 2.56 | 0.048 | 1.88 |
|  | Bi | 1.58、1.56、1.55、1.59、1.58、1.58、1.59、1.59、1.57、1.58、1.60 | 1.58 | 0.014 | 0.89 |
| 27# | AL | 3.06、2.94、2.98、3.05、3.00、3.01、3.05、2.97、3.01、2.97、3.03 | 3.01 | 0.039 | 1.30 |
|  | Mg | 3.18、3.09、3.08、3.05、2.98、2.98、3.12、3.07、3.15、2.99、3.06 | 3.07 | 0.067 | 2.18 |
| 28# | AL | 5.87、5.74、5.79、5.83、5.83、5.80、5.79、5.71、5.77、5.78、5.75 | 5.79 | 0.045 | 0.78 |
|  | Mg | 5.66、5.52、5.54、5.57、5.55、5.53、5.59、5.57、5.59、5.54、5.60 | 5.57 | 0.040 | 0.72 |
| 29# | Mg | 1.54、1.56、1.56、1.58、1.51、1.54、1.55、1.54、1.56、1.55、1.55 | 1.55 | 0.018 | 1.16 |
| 30# | AL | 12.33、12.11、12.20、12.22、12.18、12.17、12.31、12.20、12.07、12.09、12.00 | 12.17 | 0.099 | 0.81 |
| 31# | AL | 16.36、16.42、16.44、16.47、16.35、16.44、16.16、16.40、16.44、16.39、16.39 | 16.39 | 0.084 | 0.51 |
| 32# | AL | 20.44、20.67、20.38、20.25、20.34、20.38、20.25、20.47、20.01、20.05、20.07 | 20.30 | 0.20 | 0.99 |
| 33# | Sb | 0.048、0.048、0.048、0.048、0.048、0.048、0.048、0.049、0.049、0.048、0.049 | 0.048 | 0.00047 | 0.98 |
| 34# | Sb | 0.20、0.20、0.21、0.20、0.20、0.20、0.21、0.20、0.21、0.19、0.19 | 0.20 | 0.0070 | 3.50 |
| 35# | Sb | 1.28、1.27、1.27、1.26、1.27、1.28、1.27、1.26、1.26、1.26、1.26 | 1.27 | 0.0079 | 0.62 |
| 36# | Sb | 2.14、2.13、2.13、2.12、2.12、2.08、2.11、2.10、2.06、2.08、2.09 | 2.11 | 0.025 | 1.18 |
|  | As | 0.00029、0.00034、0.00033、0.00031、0.00029、0.00033、0.00030、0.00030、0.00031、0.00030、0.00030 | 0.00031 | 0.000017 | 5.48 |
|  | AL | 0.0027、0.0025、0.0022、0.0023、0.0028、0.0029、0.0026、0.0027、0.0028、0.0022、0.0022 | 0.0025 | 0.00027 | 10.80 |
| 37# | Si | 0.054、0.052、0.052、0.050、0.050、0.050、0.053、0.053、0.053、0.049、0.050 | 0.051 | 0.0017 | 3.33 |
| 38# | Si | 0.13、0.13、0.14、0.14、0.13、0.13、0.13、0.14、0.14、0.13、0.13 | 0.13 | 0.0050 | 3.85 |
| 39# | Si | 0.55、0.57、0.54、0.57、0.54、0.54、0.54、0.57、0.56、0.56、0.55 | 0.55 | 0.013 | 2.36 |
| 40# | Si | 1.55、1.58、1.53、1.53、1.59、1.56、1.56、1.55、1.52、1.52、1.55 | 1.55 | 0.023 | 1.48 |
| 41# | Sr | 0.0078、0.0079、0.0078、0.0080、0.0077、0.0077、0.0079、0.0078、0.0079、0.0080、0.0079 | 0.0079 | 0.00010 | 1.27 |
| 42# | Cu | 0.00011、0.00010、0.00010、0.00010、0.00010、0.00012、0.00010、0.00013、0.00011、0.00012、0.00011 | 0.00011 | 0.000010 | 9.09 |

从表16可以看出各元素11次测定的相对标准偏差，说明本方法的精密度较高。

3.8  方法准确度试验

试验选取4#、18#、26#、27#、21#、23#、16#、24#、17#、11#、1#、2#、3#共13个样品，按表17中的加标量加入待测溶液，在电感耦合等离子体原子发射光谱仪最佳测定条件下测定元素含量，计算出元素的加标回收率。测定结果见表17。

表17加标回收试验结果（%）

| 样品编号 | 元素 | 样品含量/mg | 加标量/mg | 测得量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26# | Ni | 6.40 | 5.00 | 11.38 | 99.60 |
|  |  |  | 10.00 | 16.41 | 100.10 |
|  | Bi | 3.95 | 2.00 | 5.97 | 101.00 |
|  |  |  | 5.00 | 8.89 | 98.80 |
| 4# | Cu | 12.80 | 5.00 | 17.79 | 99.80 |
|  |  |  | 10.00 | 22.85 | 100.50 |
|  | Sn | 0.025 | 1.00 | 1.02 | 99.50 |
|  |  |  | 2.00 | 1.98 | 97.75 |
| 18# | Pb | 2.55 | 2.00 | 4.59 | 102.00 |
|  |  |  | 5.00 | 7.66 | 102.20 |
|  | Cd | 4.60 | 4.00 | 8.64 | 101.00 |
|  |  |  | 10.00 | 14.58 | 99.80 |
|  | Mn | 1.90 | 2.00 | 3.92 | 101.00 |
|  |  |  | 4.00 | 5.90 | 100.00 |
| 27# | AL | 7.52 | 5.00 | 12.56 | 100.80 |
|  |  |  | 10.00 | 17.60 | 100.80 |
|  | Mg | 7.68 | 5.00 | 12.69 | 100.20 |
|  |  |  | 10.00 | 17.62 | 99.40 |
| 21# | Ti | 1.50 | 2.00 | 3.48 | 99.00 |
|  |  |  | 4.00 | 5.52 | 100.50 |
|  | Cr | 1.32 | 1.00 | 2.31 | 99.00 |
|  |  |  | 2.00 | 3.32 | 100.00 |
| 23# | Sb | 0.024 | 1.00 | 1.02 | 99.90 |
| .0 |  |  | 2.00 | 2.03 | 100.30 |
| 24# | As | 0.21 | 1.00 | 1.20 | 99.00 |
|  |  |  | 2.00 | 2.20 | 99.50 |
| 16# | Sr | 0.43 | 1.00 | 1.42 | 99.00 |
|  |  |  | 2.00 | 2.46 | 101.50 |
|  | Si | 5.35 | 2.00 | 7.37 | 101.00 |
|  |  |  | 5.00 | 10.39 | 100.80 |
| 17# | La | 0.095 | 1.00 | 1.06 | 96.50 |
|  |  |  | 2.00 | 2.08 | 99.25 |
|  | Ce | 0.13 | 1.00 | 1.12 | 99.00 |
|  |  |  | 2.00 | 2.09 | 98.00 |
| 11# | Fe | 0.12 | 1.00 | 1.13 | 101.00 |
|  |  |  | 2.00 | 2.11 | 99.50 |
| 1# | Pb | 0.0020 | 0.01 | 0.012 | 100.00 |
|  |  |  | 0.02 | 0.022 | 100.00 |
|  | AL | 0.0033 | 0.01 | 0.013 | 97.00 |
|  |  |  | 0.02 | 0.023 | 98.5.00 |
| 2# | Cd | 0.0018 | 0.01 | 0.012 | 102.00 |
|  |  |  | 0.02 | 0.022 | 101.00 |
|  | Sn | 0.0014 | 0.01 | 0.011 | 96.00 |
|  |  |  | 0.02 | 0.021 | 98.00 |
| 3# | Fe | 0.0015 | 0.01 | 0.012 | 105.00 |
|  |  |  | 0.02 | 0.022 | 102.50 |
|  | Cu | 0.0055 | 0.01 | 0.016 | 105.00 |
|  |  |  | 0.02 | 0.026 | 102.50 |

由表17可以看出：上述元素的加标回收率均在96.00%～105.0%之间，能够满足分析要求。

3.9 精密度计算

根据《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》规定，对20家起草单位提供的精密度试验数据进行了数理统计分析，详情见本文件“十三、附件－试验数据处理及精密度计算”。重复性限和再现性限计算结果分别见表18～表19。

3.9.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表18数据采用线性内插法或外延法求得。

表18  重复性限（r）

| Pb /% | 0.00020 | 0.0022 | 0.0065 | 0.048 | 0.54 | 1.02 | 1.96 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r /% | 0.00004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.003 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | - | - |
| Cd/% | 0.00018 | 0.0026 | 0.054 | 0.47 | - | - | - | - | - |
| r/% | 0.00003 | 0.00020 | 0.003 | 0.03 | - | - | - | - | - |
| /% | 0.00015 | 0.0041 | 0.012 | 0.25 | - | - | - | - | - |
| r/% | 0.00004 | 0.0004 | 0.002 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| /% | 0.00012 | 0.00057 | 0.0080 | 0.067 | 0.18 | 2.42 | 4.01 | 5.18 | - |
| r/% | 0.00004 | 0.00005 | 0.0004 | 0.003 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | - |
| /% | 0.00015 | 0.0025 | 0.027 | - | - | - | - | - | - |
| r/% | 0.00004 | 0.0003 | 0.004 | - | - | - | - | - | - |
| /% | 0.00031 | 0.0027 | 0.071 | 0.97 | 3.00 | 5.76 | 12.18 | 16.39 | 20.32 |
| r/% | 0.00007 | 0.0005 | 0.004 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.34 |
| /% | 0.00032 | 0.0058 | 0.022 | - | - | - | - | - | - |
| r/% | 0.00006 | 0.0003 | 0.003 | - | - | - | - | - | - |
| /% | 0.0024 | 0.047 | 0.20 | 1.24 | 2.09 | - | - | - | - |
| r/% | 0.0005 | 0.003 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | - | - | - | - |
| % | 0.0084 | 0.051 | 0.96 | 1.56 | 3.09 | 5.58 | - | - | - |
| r/% | 0.0005 | 0.0030 | 0.032 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | - | - | - |
| % | 0.0092 | 0.027 | 0.32 | - | - | - | - | - | - |
| r/% | 0.0006 | 0.003 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| % | 0.0063 | 0.013 | 0.45 | - | - | - | - | - | - |
| r/% | 0.0004 | 0.002 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| % | 0.00048 | 0.0027 | 0.031 | 0.26 | 0.55 | 1.47 | 2.52 | - | - |
| r/% | 0.00006 | 0.0003 | 0.003 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | - | - |
| % | 0.0079 | 0.040 | 0.28 | - | - | - | - | - | - |
| r/% | 0.0004 | 0.006 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| % | 0.0041 | 0.028 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| r/% | 0.0003 | 0.003 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| % | 0.0019 | 0.011 | 0.57 | 1.05 | 1.57 | - | - | - | - |
| r/% | 0.0003 | 0.002 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | - | - | - | - |
| % | 0.0030 | 0.031 | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
| r/% | 0.0003 | 0.004 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
| % | 0.00071 | 0.0031 | 0.029 | 0.15 | - | - | - | - | - |
| r/% | 0.00005 | 0.0003 | 0.003 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| % | 0.0018 | 0.013 | 0.050 | 0.13 | 0.54 | 1.53 | 2.08 | - | - |
| r/% | 0.0005 | 0.003 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | - | - |

3.9.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表19给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表19数据采用线性内插法或外延法求得。

表19  再现性限（R）

| Pb /% | 0.00020 | 0.0022 | 0.0065 | 0.048 | 0.54 | 1.02 | 1.96 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.00006 | 0.0007 | 0.0009 | 0.006 | 0.04 | 0.08 | 0.18 | - | - |
| Cd/% | 0.00018 | 0.0026 | 0.054 | 0.47 | - | - | - | - | - |
| R/% | 0.00005 | 0.00040 | 0.007 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| /% | 0.00015 | 0.0041 | 0.012 | 0.25 | - | - | - | - | - |
| R/% | 0.00006 | 0.0006 | 0.003 | 0.04 | - | - | - | - | - |
| /% | 0.00012 | 0.00057 | 0.0080 | 0.067 | 0.18 | 2.42 | 4.01 | 5.18 | - |
| R/% | 0.00006 | 0.00010 | 0.0007 | 0.007 | 0.03 | 0.14 | 0.27 | 0.37 | - |
| /% | 0.00015 | 0.0025 | 0.027 | - | - | - | - | - | - |
| R/% | 0.00005 | 0.0005 | 0.007 | - | - | - | - | - | - |
| /% | 0.00031 | 0.0027 | 0.071 | 0.97 | 3.00 | 5.76 | 12.18 | 16.39 | 20.32 |
| R/% | 0.00018 | 0.0007 | 0.006 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.34 | 0.38 |
| /% | 0.00032 | 0.0058 | 0.022 | - | - | - | - | - | - |
| R/% | 0.00009 | 0.0006 | 0.005 | - | - | - | - | - | - |
| /% | 0.0024 | 0.047 | 0.20 | 1.24 | 2.09 | - | - | - | - |
| R/% | 0.0008 | 0.005 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | - | - | - | - |
| % | 0.0084 | 0.051 | 0.96 | 1.56 | 3.09 | 5.58 | - | - | - |
| R/% | 0.0015 | 0.0058 | 0.060 | 0.11 | 0.20 | 0.35 | - | - | - |
| % | 0.0092 | 0.027 | 0.32 | - | - | - | - | - | - |
| R/% | 0.0015 | 0.005 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
| % | 0.0063 | 0.013 | 0.45 | - | - | - | - | - | - |
| R/% | 0.0009 | 0.003 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
| % | 0.00048 | 0.0027 | 0.031 | 0.26 | 0.55 | 1.47 | 2.52 | - | - |
| R/% | 0.00010 | 0.0004 | 0.006 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | - | - |
| % | 0.0079 | 0.040 | 0.28 | - | - | - | - | - | - |
| R/% | 0.0007 | 0.012 | 0.06 | - | - | - | - | - | - |
| % | 0.0041 | 0.028 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
| R/% | 0.0005 | 0.004 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| % | 0.0019 | 0.011 | 0.57 | 1.05 | 1.57 | - | - | - | - |
| R/% | 0.0005 | 0.003 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | - |
| % | 0.0030 | 0.031 | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
| R/% | 0.0005 | 0.007 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
| % | 0.00071 | 0.0031 | 0.029 | 0.15 | - | - | - | - | - |
| R/% | 0.00008 | 0.0005 | 0.006 | 0.03 | - | - | - | - | - |
| % | 0.0018 | 0.013 | 0.050 | 0.13 | 0.54 | 1.53 | 2.08 | - | - |
| R/% | 0.0007 | 0.004 | 0.008 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.22 | - | - |

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

5.1 项目的必要性简述

锌具有良好的抗电磁场性能。锌的导电率是标准电工铜的29%，在射频干扰的场合，锌板是一种非常有效的屏蔽材料，同时由于锌是非磁性的，适合做仪器仪表零件的材料及仪表壳体及钱币，同时，锌自身及与其他金属碰撞不会发生火花，适合作井下防爆器材。广泛用于橡胶 、涂料、搪瓷、医药、印刷、纤维等工业。锌具有适宜的化学性能。锌可与NH4CI发生作用，放出H+正离子。锌-二氧化锰电池正是利用锌的这个特点，用锌合金做电池的外壳，既是电池电解质的容器，又参加电池反应构成电池的阳极。它的这一性能也被广泛地应用于医药行业。锌合金是以锌为基础加入其他元素组成的合金。常加的合金元素有铝、铜、镁、镉、铅、钛等低温锌合金。锌合金熔点低，流动性好，易熔焊，钎焊和塑性加工，在大气中耐腐蚀，残废料便于回收和重熔；但蠕变强度低，易发生自然时效引起尺寸变化。熔融法制备，压铸或压力加工成材。按制造工艺可分为铸造锌合金和变形锌合金。锌及锌合金产业的发展前景十分开阔。

现行国行标相关方法标准的现状：《锌及锌合金化学分析方法》GB/T 12689自2004年实施以来，只有第1部分和第7部分在2010年进行了修订，其余10个部分已应用了18年，分析标准方法包括铝量、砷量、镉量、铜量、铁量、铅量、镁量、硅量、锑量、锡量、镧、铈量的测定，共12个部分。

按照国家标准委、工信部科技司下发的文件要求，加强标准制修订工作，持续优化存量国家标准结构和质量，因此要不断发展和完善锌及锌合金化学分析方法，扩大方法的适用范围，建立更适应生产需求、市场期望的标准方法。为此葫芦岛锌业股份有限公司提出对《锌及锌合金化学分析方法》进行修订。本次修订《锌及锌合金化学分析方法  第12部分铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》。

5.2 项目的可行性简述

电感耦合等离子体原子发射光谱法是经典化学分析方法，方法成熟，准确度高，检测方法公认度高，电感耦合等离子体原子发射光谱是实验室普遍使用的检测设备。

5.3 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

该标准的编写符合GB/T1.1-2020《标准化工作导则》的编制要求。标准方法成熟，分析数据准确可靠、可行，能够准确满足现有的产品标准要求，与其他GB/T12689—202x标准衔接配套，互为补充。该标准技术先进、结构合理、文字简练、条理清晰、可操作性强，达到了国内先进水平。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

无。

七、与现行法律法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律法规和强制性国家标准没有冲突。

本标准与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本标准起草过程中未发生重大的分歧意见。

九、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准规范了锌及锌合金中铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法，有利于整个行业分析水平的提升。本标准发布执行后，建议标准主管单位积极向生产厂家及国内外用户进行推广。本标准在制定过程中，调研了国内多家冶炼企业，标准技术先进，具有充分的可操作性、适用性，完全能够满足国内外用户、市场的需求。

十一、废止现行有关标准的建议

建议本标准代替GB/T12689.12-2004《锌及锌合金化学分析方法  铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定  电感耦合等离子体-发射光谱法》

十二、其他应予说明的事项

无。

十三、附件：试验数据处理及精密度计算

《锌及锌合金化学分析方法  第12部分铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》

试验数据处理及精密度计算

2023年11月—2024年12月，葫芦岛锌业股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、深圳双易达检测技术有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、苏州市祥冠分析检测有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、昆明冶金研究院有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司共21家单位共同参与了《锌及锌合金化学分析方法  第12部分铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈、镍、锶、锰、铋、铬、钛和硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准起草试验。各实验室按照标准草案要求，对编号为1#～42#的42个样品各进行5或11次独立测定，其中因广西华锡有色金属股份有限公司大部分数据未检测，不参与试验数据处理与计算。

按照《GB/T 6379.2-2004 确定标准测量方法重复性和再现性的基本方法》的规定，对试验数据进行如下统计分析。

1  实验室编号

附表 1 实验室编号

| 编号 | 实验室名称 | 编号 | 实验室名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 11 | 昆明冶金研究院有限公司 |
| 2 | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 12 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 |
| 3 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 13 | 苏州市祥冠分析检测有限公司 |
| 4 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 14 | 江西铜业铅锌金属有限公司 |
| 5 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 15 | 中铝洛阳铜加工有限公司 |
| 6 | 深圳双易达检测技术有限公司 | 16 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 |
| 7 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 17 | 大冶有色设计研究院有限公司 |
| 8 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 18 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
| 9 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 19 | 中国检验认证集团广西有限公司 |
| 10 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 20 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |

2  试验数据及实验室内格拉布斯检验

为防止实验室内变异来自某个异常的测试结果，对各实验室内每个水平的试验数据进行Grubbs检验。各实验室原始数据、单元平均值、单元标准偏差等试验数据及格拉布斯检验结果列表，详见附表2-1~360，单位为质量百分数。

经Grubbs检验，实验室1的28#Mg水平试验结果5.66、9#As水平试验结果0.0061、17#La水平试验结果0.0078，实验室9的36#Al水平试验结果0.0022、20#Ni水平试验结果0.57、5#Ti水平试验结果0.00077、8#Cr水平试验结果0.027、25#Bi水平试验结果1.09、13#Ce水平试验结果0.0064、33#Sb水平试验结果0.047，实验室11的2#Cd水平试验结果0.00022、23#Sb水平试验结果0.0029，实验室16的22#Pb水平试验结果1.965、25#Bi水平试验结果1.021为歧离值，予以保留；实验室1的31#Al水平试验结果16.16、7#Mn水平试验结果0.0040、15#Mn水平试验结果0.029、18#Mn水平试验结果0.20，实验室3的12#Cu水平试验结果0.060、21#Ti水平试验结果0.14、9#As水平试验结果0.0050，实验室9的33#Sb水平试验结果0.047，实验室16的30#Al水平试验结果12.658、26#Ni水平试验结果2.537，27#Mg水平试验结果3.075，40#Si水平试验结果1.432为离群值，作舍弃处理。其余试验结果无异常。

附表 2-1 试验数据及Grubbs检验

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00019 | 0.0022 | 0.0064 | 0.048 | 0.53 | 1.01 | 1.97 |
|  | 2 | 0.00020 | 0.0023 | 0.0065 | 0.047 | 0.53 | 0.99 | 1.98 |
|  | 3 | 0.00018 | 0.0020 | 0.0068 | 0.047 | 0.53 | 1.00 | 1.96 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.0020 | 0.0068 | 0.046 | 0.54 | 1.04 | 1.97 |
|  | 5 | 0.00020 | 0.0022 | 0.0066 | 0.047 | 0.54 | 0.98 | 1.97 |
|  | 6 | 0.00019 | 0.0023 | 0.0066 | 0.046 | 0.54 | 1.06 | 1.95 |
|  | 7 | 0.00020 | 0.0021 | 0.0064 | 0.047 | 0.55 | 1.05 | 1.95 |
|  | 8 | 0.00020 | 0.0021 | 0.0067 | 0.048 | 0.53 | 1.03 | 1.95 |
|  | 9 | 0.00022 | 0.0021 | 0.0064 | 0.049 | 0.53 | 1.03 | 1.94 |
|  | 10 | 0.00020 | 0.0021 | 0.0064 | 0.049 | 0.53 | 1.02 | 1.93 |
|  | 11 | 0.00019 | 0.0021 | 0.0066 | 0.048 | 0.53 | 0.99 | 1.93 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000195 | 0.00214 | 0.00656 | 0.0475 | 0.535 | 1.018 | 1.955 |
|  | SD | 0.0000113 | 0.000103 | 0.000157 | 0.00104 | 0.00688 | 0.0264 | 0.0169 |
|  | RSD/% | 5.79 | 4.81 | 2.39 | 2.19 | 1.29 | 2.59 | 0.86 |
|  | Max | 0.00022 | 0.0023 | 0.0068 | 0.049 | 0.55 | 1.06 | 1.98 |
|  | Min | 0.00018 | 0.0020 | 0.0064 | 0.046 | 0.53 | 0.98 | 1.93 |
|  | Gmax | 2.212 | 1.553 | 1.529 | 1.442 | 2.180 | 1.591 | 1.479 |
|  | Gmin | 1.327 | 1.359 | 1.079 | 1.442 | 0.727 | 1.439 | 1.479 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-2

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00030 | 0.0027 | 0.074 | 0.98 | 3.06 | 5.87 | 12.33 | 16.36 | 20.44 |
|  | 2 | 0.00032 | 0.0025 | 0.073 | 0.97 | 2.94 | 5.74 | 12.11 | 16.42 | 20.67 |
|  | 3 | 0.00031 | 0.0022 | 0.072 | 0.96 | 2.98 | 5.79 | 12.20 | 16.44 | 20.38 |
|  | 4 | 0.00033 | 0.0023 | 0.070 | 0.98 | 3.05 | 5.83 | 12.22 | 16.47 | 20.25 |
|  | 5 | 0.00036 | 0.0028 | 0.072 | 0.96 | 3.00 | 5.83 | 12.18 | 16.35 | 20.34 |
|  | 6 | 0.00032 | 0.0029 | 0.070 | 0.98 | 3.01 | 5.80 | 12.17 | 16.44 | 20.38 |
|  | 7 | 0.00036 | 0.0026 | 0.071 | 0.97 | 3.05 | 5.79 | 12.31 | 16.16** | 20.25 |
|  | 8 | 0.00031 | 0.0027 | 0.069 | 0.97 | 2.97 | 5.71 | 12.20 | 16.40 | 20.47 |
|  | 9 | 0.00038 | 0.0028 | 0.070 | 0.97 | 3.01 | 5.77 | 12.07 | 16.44 | 20.01 |
|  | 10 | 0.00033 | 0.0022 | 0.069 | 0.97 | 2.97 | 5.78 | 12.09 | 16.39 | 20.05 |
|  | 11 | 0.00034 | 0.0022 | 0.071 | 0.97 | 3.03 | 5.75 | 12.20 | 16.39 | 20.07 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000333 | 0.00254 | 0.0710 | 0.971 | 3.006 | 5.787 | 12.189 | 16.387 | 20.301 |
|  | SD | 0.0000249 | 0.000269 | 0.00161 | 0.0070 | 0.0388 | 0.0454 | 0.0815 | 0.0838 | 0.201 |
|  | RSD/% | 7.48 | 10.59 | 2.27 | 0.72 | 1.29 | 0.78 | 0.67 | 0.51 | 0.99 |
|  | Max | 0.00038 | 0.0029 | 0.074 | 0.98 | 3.05 | 5.87 | 12.33 | 16.47 | 20.67 |
|  | Min | 0.00030 | 0.0022 | 0.069 | 0.96 | 2.94 | 5.71 | 12.07 | 16.16 | 20.01 |
|  | Gmax | 1.888 | 1.338 | 1.863 | 1.286 | 1.134 | 1.828 | 1.730 | 0.990 | 1.836 |
|  | Gmin | 1.325 | 1.264 | 1.242 | 1.571 | 1.701 | 1.696 | 1.460 | 2.701 | 1.448 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 16.16为离群值（舍弃） | 无异常 |

附表 2-3

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00019 | 0.0026 | 0.053 | 0.46 |
|  | 2 | 0.00020 | 0.0026 | 0.053 | 0.46 |
|  | 3 | 0.00019 | 0.0027 | 0.054 | 0.47 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.0028 | 0.053 | 0.46 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.0027 | 0.056 | 0.47 |
|  | 6 | 0.00017 | 0.0027 | 0.056 | 0.46 |
|  | 7 | 0.00018 | 0.0027 | 0.055 | 0.47 |
|  | 8 | 0.00017 | 0.0027 | 0.055 | 0.45 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.0027 | 0.055 | 0.46 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.0027 | 0.054 | 0.45 |
|  | 11 | 0.00019 | 0.0027 | 0.054 | 0.46 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000181 | 0.00269 | 0.0544 | 0.461 |
|  | SD | 0.0000104 | 0.0000539 | 0.00112 | 0.00701 |
|  | RSD/% | 5.75 | 2.00 | 2.06 | 1.52 |
|  | Max | 0.00020 | 0.0028 | 0.056 | 0.47 |
|  | Min | 0.00017 | 0.0026 | 0.053 | 0.45 |
|  | Gmax | 1.827 | 2.041 | 1.429 | 1.284 |
|  | Gmin | 1.058 | 1.670 | 1.250 | 1.569 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-4

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00012 | 0.0025 | 0.023 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0025 | 0.024 |
|  | 3 | 0.00013 | 0.0026 | 0.028 |
|  | 4 | 0.00013 | 0.0027 | 0.027 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.0027 | 0.025 |
|  | 6 | 0.00014 | 0.0025 | 0.024 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.0025 | 0.027 |
|  | 8 | 0.00017 | 0.0025 | 0.025 |
| 0 | 9 | 0.00012 | 0.0025 | 0.028 |
|  | 10 | 0.00015 | 0.0025 | 0.027 |
|  | 11 | 0.00016 | 0.0025 | 0.027 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000145 | 0.00255 | 0.0259 |
|  | SD | 0.0000186 | 0.0000820 | 0.00176 |
|  | RSD/% | 12.83 | 3.22 | 6.80 |
|  | Max | 0.00017 | 0.0027 | 0.028 |
|  | Min | 0.00012 | 0.0025 | 0.023 |
|  | Gmax | 1.344 | 1.829 | 1.193 |
|  | Gmin | 1.344 | 0.610 | 1.647 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-5

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00017 | 0.0039 | 0.012 | 0.26 |
|  | 2 | 0.00017 | 0.0039 | 0.011 | 0.26 |
|  | 3 | 0.00014 | 0.0041 | 0.012 | 0.27 |
|  | 4 | 0.00015 | 0.0043 | 0.012 | 0.26 |
|  | 5 | 0.00014 | 0.0041 | 0.013 | 0.25 |
|  | 6 | 0.00015 | 0.0041 | 0.011 | 0.26 |
|  | 7 | 0.00015 | 0.0044 | 0.012 | 0.26 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.0040 | 0.011 | 0.25 |
|  | 9 | 0.00014 | 0.0041 | 0.012 | 0.26 |
|  | 10 | 0.00015 | 0.0044 | 0.012 | 0.26 |
|  | 11 | 0.00016 | 0.0041 | 0.012 | 0.26 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000153 | 0.00413 | 0.0118 | 0.259 |
|  | SD | 0.0000110 | 0.000174 | 0.000603 | 0.00539 |
|  | RSD/% | 7.19 | 4.21 | 5.11 | 2.08 |
|  | Max | 0.00017 | 0.0044 | 0.013 | 0.27 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0039 | 0.011 | 0.25 |
|  | Gmax | 1.545 | 1.552 | 1.990 | 2.041 |
|  | Gmin | 1.182 | 1.322 | 1.327 | 1.670 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-6

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00011 | 0.00054 | 0.0081 | 0.068 | 0.18 | 2.38 | 4.08 | 5.25 |
|  | 2 | 0.00010 | 0.00054 | 0.0080 | 0.067 | 0.19 | 2.37 | 4.08 | 5.09 |
|  | 3 | 0.00010 | 0.00055 | 0.0079 | 0.066 | 0.19 | 2.35 | 4.02 | 5.10 |
|  | 4 | 0.00010 | 0.00055 | 0.0080 | 0.068 | 0.18 | 2.41 | 3.99 | 5.22 |
|  | 5 | 0.00010 | 0.00055 | 0.0079 | 0.066 | 0.19 | 2.44 | 4.02 | 5.07 |
|  | 6 | 0.00012 | 0.00055 | 0.0078 | 0.065 | 0.19 | 2.45 | 4.05 | 5.07 |
|  | 7 | 0.00010 | 0.00057 | 0.0080 | 0.068 | 0.19 | 2.45 | 4.06 | 5.18 |
|  | 8 | 0.00013 | 0.00057 | 0.0082 | 0.066 | 0.19 | 2.42 | 4.08 | 5.07 |
|  | 9 | 0.00011 | 0.00057 | 0.0079 | 0.065 | 0.18 | 2.48 | 4.00 | 5.18 |
|  | 10 | 0.00012 | 0.00055 | 0.0080 | 0.066 | 0.19 | 2.46 | 3.99 | 5.15 |
|  | 11 | 0.00011 | 0.00055 | 0.0081 | 0.065 | 0.18 | 2.43 | 4.06 | 5.09 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000109 | 0.000554 | 0.00799 | 0.0664 | 0.186 | 2.422 | 4.039 | 5.134 |
|  | SD | 0.0000104 | 0.0000112 | 0.000114 | 0.00121 | 0.00505 | 0.0407 | 0.0362 | 0.0653 |
|  | RSD/% | 9.54 | 2.02 | 1.43 | 1.82 | 2.72 | 1.68 | 0.90 | 1.27 |
|  | Max | 0.00013 | 0.00057 | 0.0082 | 0.068 | 0.19 | 2.48 | 4.08 | 5.25 |
|  | Min | 0.00010 | 0.00054 | 0.0078 | 0.065 | 0.18 | 2.35 | 3.99 | 5.07 |
|  | Gmax | 2.019 | 1.429 | 1.842 | 1.322 | 0.792 | 1.425 | 1.133 | 1.776 |
|  | Gmin | 0.865 | 1.250 | 1.667 | 1.157 | 1.188 | 1.769 | 1.354 | 0.980 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-7

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00046 | 0.0027 | 0.032 | 0.24 | 0.57 | 1.49 | 2.52 |
|  | 2 | 0.00052 | 0.0027 | 0.032 | 0.25 | 0.57 | 1.47 | 2.49 |
|  | 3 | 0.00050 | 0.0028 | 0.031 | 0.24 | 0.56 | 1.47 | 2.49 |
|  | 4 | 0.00051 | 0.0028 | 0.032 | 0.24 | 0.57 | 1.53 | 2.57 |
|  | 5 | 0.00046 | 0.0027 | 0.033 | 0.23 | 0.57 | 1.49 | 2.55 |
|  | 6 | 0.00052 | 0.0027 | 0.032 | 0.23 | 0.56 | 1.53 | 2.55 |
|  | 7 | 0.00051 | 0.0027 | 0.032 | 0.24 | 0.57 | 1.49 | 2.61 |
|  | 8 | 0.00049 | 0.0027 | 0.032 | 0.23 | 0.57 | 1.53 | 2.61 |
|  | 9 | 0.00048 | 0.0027 | 0.032 | 0.29 | 0.56 | 1.52 | 2.57 |
|  | 10 | 0.00050 | 0.0027 | 0.032 | 0.29 | 0.56 | 1.51 | 2.60 |
|  | 11 | 0.00050 | 0.0027 | 0.032 | 0.29 | 0.57 | 1.52 | 2.63 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000495 | 0.00272 | 0.0320 | 0.252 | 0.566 | 1.505 | 2.563 |
|  | SD | 0.0000211 | 0.0000405 | 0.000447 | 0.0252 | 0.00505 | 0.0234 | 0.0482 |
|  | RSD/% | 4.26 | 1.49 | 1.40 | 10.00 | 0.89 | 1.55 | 1.88 |
|  | Max | 0.00052 | 0.0028 | 0.033 | 0.29 | 0.57 | 1.53 | 2.63 |
|  | Min | 0.00046 | 0.0027 | 0.031 | 0.23 | 0.56 | 1.47 | 2.49 |
|  | Gmax | 1.185 | 1.975 | 2.237 | 1.508 | 0.792 | 1.068 | 1.390 |
|  | Gmin | 1.659 | 0.494 | 2.237 | 0.873 | 1.188 | 1.496 | 1.515 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-8

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0089 | 0.054 | 0.94 | 1.54 | 3.18 | 5.66* |
|  | 2 | 0.0090 | 0.053 | 0.96 | 1.56 | 3.09 | 5.52 |
|  | 3 | 0.0089 | 0.055 | 0.93 | 1.56 | 3.08 | 5.54 |
|  | 4 | 0.0090 | 0.055 | 0.92 | 1.58 | 3.05 | 5.57 |
|  | 5 | 0.0089 | 0.053 | 0.95 | 1.51 | 2.98 | 5.55 |
|  | 6 | 0.0089 | 0.054 | 0.94 | 1.54 | 2.98 | 5.53 |
|  | 7 | 0.0089 | 0.053 | 0.95 | 1.55 | 3.12 | 5.59 |
|  | 8 | 0.0090 | 0.053 | 0.95 | 1.54 | 3.07 | 5.57 |
|  | 9 | 0.0089 | 0.053 | 0.96 | 1.56 | 3.15 | 5.59 |
|  | 10 | 0.0089 | 0.052 | 0.94 | 1.55 | 2.99 | 5.54 |
|  | 11 | 0.0089 | 0.053 | 0.94 | 1.55 | 3.06 | 5.56 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00893 | 0.0535 | 0.944 | 1.549 | 3.068 | 5.565 |
|  | SD | 0.0000467 | 0.000934 | 0.0121 | 0.0176 | 0.0668 | 0.0388 |
|  | RSD/% | 0.52 | 1.75 | 1.28 | 1.14 | 2.18 | 0.70 |
|  | Max | 0.0090 | 0.055 | 0.96 | 1.58 | 3.18 | 5.66 |
|  | Min | 0.0089 | 0.052 | 0.92 | 1.51 | 2.98 | 5.52 |
|  | Gmax | 1.499 | 1.606 | 1.322 | 1.761 | 1.677 | 2.448 |
|  | Gmin | 0.642 | 1.606 | 1.983 | 2.216 | 1.317 | 1.160 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 5.66为歧离值（保留） |

附表 2-9

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00069 | 0.0032 | 0.030 | 0.16 |
|  | 2 | 0.00070 | 0.0032 | 0.031 | 0.14 |
|  | 3 | 0.00068 | 0.0031 | 0.031 | 0.15 |
|  | 4 | 0.00069 | 0.0032 | 0.031 | 0.15 |
|  | 5 | 0.00068 | 0.0031 | 0.029 | 0.15 |
|  | 6 | 0.00071 | 0.0030 | 0.028 | 0.15 |
|  | 7 | 0.00074 | 0.0033 | 0.029 | 0.15 |
|  | 8 | 0.00072 | 0.0032 | 0.029 | 0.15 |
|  | 9 | 0.00071 | 0.0030 | 0.032 | 0.15 |
|  | 10 | 0.00072 | 0.0030 | 0.031 | 0.15 |
|  | 11 | 0.00074 | 0.0031 | 0.031 | 0.15 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000707 | 0.00313 | 0.0302 | 0.150 |
|  | SD | 0.0000215 | 0.000101 | 0.00125 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 3.04 | 3.23 | 4.14 | 2.98 |
|  | Max | 0.00074 | 0.0033 | 0.032 | 0.16 |
|  | Min | 0.00068 | 0.0030 | 0.028 | 0.14 |
|  | Gmax | 1.535 | 1.683 | 1.440 | 2.237 |
|  | Gmin | 1.256 | 1.287 | 1.760 | 2.237 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-10

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0029 | 0.032 | 0.53 |
|  | 2 | 0.0030 | 0.032 | 0.56 |
|  | 3 | 0.0029 | 0.032 | 0.55 |
|  | 4 | 0.0030 | 0.031 | 0.54 |
|  | 5 | 0.0029 | 0.030 | 0.54 |
|  | 6 | 0.0030 | 0.031 | 0.51 |
|  | 7 | 0.0030 | 0.031 | 0.50 |
|  | 8 | 0.0031 | 0.025 | 0.51 |
|  | 9 | 0.0030 | 0.027 | 0.54 |
|  | 10 | 0.0030 | 0.027 | 0.54 |
|  | 11 | 0.0031 | 0.030 | 0.55 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00299 | 0.0298 | 0.534 |
|  | SD | 0.0000701 | 0.00240 | 0.0191 |
|  | RSD/% | 2.34 | 8.05 | 3.58 |
|  | Max | 0.0031 | 0.032 | 0.56 |
|  | Min | 0.0029 | 0.025 | 0.50 |
|  | Gmax | 1.569 | 0.917 | 1.361 |
|  | Gmin | 1.284 | 2.000 | 1.780 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-11

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0019 | 0.012 | 0.59 | 1.06 | 1.58 |
|  | 2 | 0.0018 | 0.012 | 0.59 | 1.04 | 1.56 |
|  | 3 | 0.0018 | 0.010 | 0.59 | 1.04 | 1.55 |
|  | 4 | 0.0018 | 0.011 | 0.58 | 1.08 | 1.59 |
|  | 5 | 0.0019 | 0.011 | 0.58 | 1.05 | 1.58 |
|  | 6 | 0.0018 | 0.011 | 0.58 | 1.06 | 1.58 |
|  | 7 | 0.0018 | 0.011 | 0.58 | 1.05 | 1.59 |
|  | 8 | 0.0018 | 0.011 | 0.58 | 1.07 | 1.59 |
|  | 9 | 0.0018 | 0.011 | 0.57 | 1.07 | 1.57 |
|  | 10 | 0.0018 | 0.011 | 0.57 | 1.06 | 1.58 |
|  | 11 | 0.0018 | 0.011 | 0.57 | 1.06 | 1.60 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00182 | 0.0111 | 0.580 | 1.058 | 1.579 |
|  | SD | 0.0000405 | 0.000539 | 0.00775 | 0.0125 | 0.0145 |
|  | RSD/% | 2.23 | 4.86 | 1.34 | 1.18 | 0.92 |
|  | Max | 0.0019 | 0.012 | 0.59 | 1.08 | 1.60 |
|  | Min | 0.0018 | 0.010 | 0.57 | 1.04 | 1.56 |
|  | Gmax | 1.975 | 1.670 | 1.290 | 1.760 | 1.448 |
|  | Gmin | 0.494 | 2.041 | 1.290 | 1.440 | 1.310 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-12

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0041 | 0.029** | 0.20** |
|  | 2 | 0.0040** | 0.028 | 0.19 |
|  | 3 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 4 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 5 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 6 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 7 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 8 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 9 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 10 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 11 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00409 | 0.0281 | 0.191 |
|  | SD | 0.0000302 | 0.000302 | 0.00302 |
|  | RSD/% | 0.74 | 1.07 | 1.58 |
|  | Max | 0.0041 | 0.029 | 0.20 |
|  | Min | 0.0040 | 0.028 | 0.19 |
|  | Gmax | 0.331 | 2.980 | 2.980 |
|  | Gmin | 2.980 | 0.331 | 0.331 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 0.0040为离群值（舍弃） | 0.029为离群值（舍弃） | 0.20为离群值（舍弃） |

附表 2-13

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0021 | 0.013 | 0.054 | 0.14 | 0.57 | 1.55 | 2.16 |
|  | 2 | 0.0017 | 0.012 | 0.052 | 0.14 | 0.55 | 1.58 | 2.20 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.013 | 0.050 | 0.14 | 0.54 | 1.53 | 2.28 |
|  | 4 | 0.0019 | 0.013 | 0.050 | 0.14 | 0.57 | 1.53 | 2.10 |
|  | 5 | 0.0021 | 0.013 | 0.050 | 0.13 | 0.54 | 1.59 | 2.19 |
|  | 6 | 0.0018 | 0.013 | 0.053 | 0.13 | 0.54 | 1.56 | 2.04 |
|  | 7 | 0.0018 | 0.014 | 0.053 | 0.13 | 0.54 | 1.56 | 2.24 |
|  | 8 | 0.0017 | 0.014 | 0.053 | 0.13 | 0.57 | 1.55 | 2.00 |
|  | 9 | 0.0018 | 0.014 | 0.049 | 0.13 | 0.56 | 1.52 | 2.10 |
|  | 10 | 0.0017 | 0.015 | 0.050 | 0.13 | 0.56 | 1.52 | 2.06 |
|  | 11 | 0.0018 | 0.012 | 0.052 | 0.13 | 0.55 | 1.55 | 2.15 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00189 | 0.0133 | 0.0515 | 0.134 | 0.554 | 1.549 | 2.138 |
|  | SD | 0.000221 | 0.000905 | 0.00169 | 0.00505 | 0.0129 | 0.0230 | 0.0869 |
|  | RSD/% | 11.69 | 6.80 | 3.28 | 3.77 | 2.33 | 1.48 | 4.06 |
|  | Max | 0.0024 | 0.015 | 0.054 | 0.14 | 0.57 | 1.59 | 2.28 |
|  | Min | 0.0017 | 0.012 | 0.049 | 0.13 | 0.54 | 1.52 | 2.00 |
|  | Gmax | 2.308 | 1.878 | 1.479 | 1.188 | 1.240 | 1.783 | 1.634 |
|  | Gmin | 0.860 | 1.436 | 1.479 | 0.792 | 1.085 | 1.261 | 1.588 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-14

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0097 | 0.027 | 0.33 |
|  | 2 | 0.0097 | 0.028 | 0.32 |
|  | 3 | 0.0098 | 0.029 | 0.32 |
|  | 4 | 0.0098 | 0.029 | 0.36 |
|  | 5 | 0.0097 | 0.029 | 0.35 |
|  | 6 | 0.0097 | 0.027 | 0.34 |
|  | 7 | 0.0097 | 0.028 | 0.35 |
|  | 8 | 0.0096 | 0.029 | 0.33 |
|  | 9 | 0.0086 | 0.029 | 0.32 |
|  | 10 | 0.0078* | 0.030 | 0.34 |
|  | 11 | 0.0099 | 0.027 | 0.34 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00945 | 0.0284 | 0.336 |
|  | SD | 0.000650 | 0.00103 | 0.0136 |
|  | RSD/% | 6.88 | 3.63 | 4.05 |
|  | Max | 0.0099 | 0.030 | 0.36 |
|  | Min | 0.0078 | 0.027 | 0.32 |
|  | Gmax | 0.692 | 1.553 | 1.765 |
|  | Gmin | 2.538 | 1.359 | 1.176 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 0.0078为歧离值（保留） | 无异常 | 无异常 |

附表 2-15

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.00029 | 0.0057 | 0.022 |
|  | 2 | 0.00034 | 0.0058 | 0.020 |
|  | 3 | 0.00033 | 0.0058 | 0.020 |
|  | 4 | 0.00031 | 0.0057 | 0.021 |
|  | 5 | 0.00029 | 0.0058 | 0.021 |
|  | 6 | 0.00033 | 0.0059 | 0.021 |
|  | 7 | 0.00030 | 0.0059 | 0.021 |
|  | 8 | 0.00030 | 0.0058 | 0.021 |
|  | 9 | 0.00031 | 0.0058 | 0.021 |
|  | 10 | 0.00030 | 0.0057 | 0.021 |
|  | 11 | 0.00030 | 0.0061* | 0.021 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000309 | 0.00582 | 0.0209 |
|  | SD | 0.0000170 | 0.000117 | 0.000539 |
|  | RSD/% | 5.50 | 2.01 | 2.58 |
|  | Max | 0.00034 | 0.0061 | 0.022 |
|  | Min | 0.00029 | 0.0057 | 0.020 |
|  | Gmax | 1.824 | 2.393 | 2.041 |
|  | Gmin | 1.118 | 1.026 | 1.670 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 0.0061为歧离值（保留） | 无异常 |

附表 2-16

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0064 | 0.014 | 0.45 |
|  | 2 | 0.0064 | 0.014 | 0.46 |
|  | 3 | 0.0065 | 0.014 | 0.47 |
|  | 4 | 0.0066 | 0.013 | 0.50 |
|  | 5 | 0.0063 | 0.013 | 0.47 |
|  | 6 | 0.0063 | 0.012 | 0.45 |
|  | 7 | 0.0063 | 0.012 | 0.49 |
|  | 8 | 0.0064 | 0.011 | 0.49 |
|  | 9 | 0.0063 | 0.013 | 0.46 |
|  | 10 | 0.0065 | 0.014 | 0.46 |
|  | 11 | 0.0063 | 0.014 | 0.50 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00639 | 0.0131 | 0.473 |
|  | SD | 0.000104 | 0.00104 | 0.0190 |
|  | RSD/% | 1.63 | 0.08 | 4.02 |
|  | Max | 00066 | 0.014 | 0.50 |
|  | Min | 0.0063 | 0.011 | 0.45 |
|  | Gmax | 2.019 | 0.865 | 1.421 |
|  | Gmin | 0.865 | 2.019 | 1.211 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-17

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0078 | 0.045 | 0.30 |
|  | 2 | 0.0079 | 0.045 | 0.29 |
|  | 3 | 0.0078 | 0.044 | 0.31 |
|  | 4 | 0.0080 | 0.044 | 0.31 |
|  | 5 | 0.0077 | 0.043 | 0.30 |
|  | 6 | 0.0077 | 0.043 | 0.30 |
|  | 7 | 0.0079 | 0.045 | 0.28 |
|  | 8 | 0.0079 | 0.042 | 0.28 |
|  | 9 | 0.0079 | 0.036 | 0.29 |
|  | 10 | 0.0078 | 0.038 | 0.29 |
|  | 11 | 0.0080 | 0.044 | 0.31 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00785 | 0.0426 | 0.296 |
|  | SD | 0.000104 | 0.00298 | 0.0112 |
|  | RSD/% | 1.32 | 7.00 | 3.78 |
|  | Max | 0.0080 | 0.045 | 0.31 |
|  | Min | 0.0077 | 0.036 | 0.28 |
|  | Gmax | 1.442 | 0.805 | 1.250 |
|  | Gmin | 1.442 | 2.215 | 1.429 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-18

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0025 | 0.048 | 0.20 | 1.28 | 2.14 |
|  | 2 | 0.0025 | 0.048 | 0.20 | 1.27 | 2.13 |
|  | 3 | 0.0020 | 0.048 | 0.21 | 1.27 | 2.13 |
|  | 4 | 0.0021 | 0.048 | 0.20 | 1.26 | 2.12 |
|  | 5 | 0.0024 | 0.048 | 0.20 | 1.27 | 2.12 |
|  | 6 | 0.0023 | 0.048 | 0.20 | 1.28 | 2.08 |
|  | 7 | 0.0025 | 0.048 | 0.21 | 1.27 | 2.11 |
|  | 8 | 0.0025 | 0.049 | 0.20 | 1.26 | 2.10 |
|  | 9 | 0.0026 | 0.049 | 0.21 | 1.26 | 2.06 |
|  | 10 | 0.0025 | 0.048 | 0.19 | 1.26 | 2.08 |
|  | 11 | 0.0026 | 0.049 | 0.19 | 1.26 | 2.09 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00241 | 0.0483 | 0.201 | 1.267 | 2.105 |
|  | SD | 0.000197 | 0.000467 | 0.00701 | 0.00786 | 0.0254 |
|  | RSD/% | 8.17 | 0.96 | 3.49 | 0.62 | 1.21 |
|  | Max | 0.0026 | 0.049 | 0.21 | 1.28 | 2.14 |
|  | Min | 0.0020 | 0.048 | 0.19 | 1.26 | 2.06 |
|  | Gmax | 0.964 | 1.499 | 1.284 | 1.654 | 1.378 |
|  | Gmin | 2.081 | 0.642 | 1.569 | 0.891 | 1.772 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-19

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00018 | 0.0021 | 0.0068 | 0.048 | 0.55 | 1.04 | 1.95 |
|  | 2 | 0.00022 | 0.0021 | 0.0068 | 0.048 | 0.54 | 1.04 | 1.93 |
|  | 3 | 0.00019 | 0.0021 | 0.0067 | 0.047 | 0.53 | 1.03 | 1.95 |
|  | 4 | 0.00020 | 0.0021 | 0.0068 | 0.048 | 0.54 | 1.04 | 1.96 |
|  | 5 | 0.00020 | 0.0021 | 0.0067 | 0.049 | 0.54 | 1.05 | 1.93 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000198 | 0.00210 | 0.00676 | 0.0480 | 0.540 | 1.040 | 1.944 |
|  | SD | 0.0000148 | 0 | 0.0000548 | 0.000707 | 0.00707 | 0.00707 | 0.0134 |
|  | RSD/% | 7.47 | 0 | 0.81 | 1.47 | 1.31 | 0.68 | 0.69 |
|  | Max | 0.00022 | 0.0021 | 0.0068 | 0.049 | 0.55 | 1.05 | 1.96 |
|  | Min | 0.00018 | 0.0021 | 0.0067 | 0.047 | 0.53 | 1.03 | 1.93 |
|  | Gmax | 1.486 | 0 | 0.730 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.194 |
|  | Gmin | 1.216 | 0 | 1.095 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.045 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-20

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00016 | 0.0029 | 0.074 | 0.98 | 3.00 | 5.78 | 12.24 | 16.40 | 20.44 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0030 | 0.074 | 0.98 | 2.97 | 5.79 | 12.17 | 16.48 | 20.25 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.0030 | 0.074 | 0.99 | 3.02 | 5.72 | 12.14 | 16.41 | 20.27 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.0030 | 0.074 | 0.98 | 3.00 | 5.77 | 12.15 | 16.47 | 20.22 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.0030 | 0.075 | 0.98 | 3.04 | 5.74 | 12.15 | 16.30 | 20.34 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000158 | 0.00298 | 0.0742 | 0.982 | 3.006 | 5.760 | 12.170 | 16.412 | 20.304 |
|  | SD | 0.00000447 | 0.0000447 | 0.000447 | 0.00447 | 0.0261 | 0.0292 | 0.0406 | 0.0719 | 0.0879 |
|  | RSD/% | 2.83 | 1.50 | 0.60 | 0.46 | 0.87 | 0.51 | 0.33 | 0.44 | 0.43 |
|  | Max | 0.00016 | 0.0030 | 0.075 | 0.99 | 3.02 | 5.79 | 12.24 | 16.48 | 20.44 |
|  | Min | 0.00015 | 0.0029 | 0.074 | 0.98 | 2.97 | 5.72 | 12.14 | 16.30 | 20.22 |
|  | Gmax | 0.447 | 0.447 | 1.790 | 1.790 | 0.536 | 1.027 | 1.724 | 0.946 | 1.547 |
|  | Gmin | 1.790 | 1.790 | 0.447 | 0.447 | 1.379 | 1.370 | 0.739 | 1.558 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-21

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00022 | 0.0026 | 0.054 | 0.46 |
|  | 2 | 0.00023 | 0.0025 | 0.054 | 0.46 |
|  | 3 | 0.00020 | 0.0025 | 0.054 | 0.46 |
|  | 4 | 0.00020 | 0.0025 | 0.052 | 0.45 |
|  | 5 | 0.00020 | 0.0026 | 0.055 | 0.46 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000210 | 0.00254 | 0.0538 | 0.458 |
|  | SD | 0.0000141 | 0.0000548 | 0.00110 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 6.71 | 2.16 | 2.04 | 0.98 |
|  | Max | 0.00023 | 0.0026 | 0.055 | 0.46 |
|  | Min | 0.00020 | 0.0025 | 0.052 | 0.45 |
|  | Gmax | 1.418 | 1.095 | 1.091 | 0.447 |
|  | Gmin | 0.709 | 0.730 | 1.636 | 1.789 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-22

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00007 | 0.0025 | 0.025 |
|  | 2 | 0.00007 | 0.0024 | 0.025 |
|  | 3 | 0.00007 | 0.0025 | 0.025 |
|  | 4 | 0.00007 | 0.0025 | 0.026 |
|  | 5 | 0.00008 | 0.0025 | 0.025 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.0000720 | 0.00248 | 0.0252 |
|  | SD | 0.00000447 | 0.0000447 | 0.000447 |
|  | RSD/% | 6.21 | 1.80 | 1.77 |
|  | Max | 0.00008 | 0.0025 | 0.026 |
|  | Min | 0.00007 | 0.0024 | 0.025 |
|  | Gmax | 1.790 | 0.447 | 1.790 |
|  | Gmin | 0.447 | 1.790 | 0.447 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-23

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00016 | 0.0041 | 0.012 | 0.26 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0041 | 0.012 | 0.26 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.0041 | 0.012 | 0.26 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.0041 | 0.012 | 0.26 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.0041 | 0.012 | 0.26 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000158 | 0.00410 | 0.0120 | 0.260 |
|  | SD | 0.00000447 | 0 | 0 | 0 |
|  | RSD/% | 2.83 | 0 | 0 | 0 |
|  | Max | 0.00016 | 0.0041 | 0.012 | 0.26 |
|  | Min | 0.00015 | 0.0041 | 0.012 | 0.26 |
|  | Gmax | 0.447 | 0 | 0 | 0 |
|  | Gmin | 1.790 | 0 | 0 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-24

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00013 | 0.00056 | 0.0080 | 0.068 | 0.18 | 2.37 | 4.046 | 5.15 |
|  | 2 | 0.00013 | 0.00057 | 0.0080 | 0.068 | 0.18 | 2.37 | 4.051 | 5.13 |
|  | 3 | 0.00012 | 0.00057 | 0.0079 | 0.069 | 0.18 | 2.37 | 4.042 | 5.15 |
|  | 4 | 0.00013 | 0.00057 | 0.0079 | 0.068 | 0.18 | 2.40 | 4.024 | 5.16 |
|  | 5 | 0.00013 | 0.00057 | 0.0079 | 0.068 | 0.18 | 2.40 | 4.015 | 5.11 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000128 | 0.000568 | 0.00794 | 0.0682 | 0.180 | 2.382 | 4.036 | 5.140 |
|  | SD | 0.00000447 | 0.00000447 | 0.0000548 | 0.000447 | 0 | 0.0164 | 0.0154 | 0.02 |
|  | RSD/% | 3.49 | 0.79 | 0.69 | 0.66 | 0 | 0.69 | 0.38 | 0.39 |
|  | Max | 0.00013 | 0.00057 | 0.0080 | 0.069 | 0.18 | 2.40 | 4.051 | 5.16 |
|  | Min | 0.00012 | 0.00056 | 0.0079 | 0.068 | 0.18 | 2.37 | 4.015 | 5.11 |
|  | Gmax | 0.447 | 0.447 | 1.095 | 1.790 | 0 | 1.098 | 0.974 | 1,000 |
|  | Gmin | 1,790 | 1.790 | 0.730 | 0.447 | 0 | 0.732 | 1.364 | 1.500 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-25

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00051 | 0.0027 | 0.028 | 0.27 | 0.56 | 1.47 | 2.51 |
|  | 2 | 0.00051 | 0.0027 | 0.028 | 0.27 | 0.56 | 1.46 | 2.49 |
|  | 3 | 0.00051 | 0.0027 | 0.028 | 0.27 | 0.56 | 1.46 | 2.50 |
|  | 4 | 0.00049 | 0.0027 | 0.028 | 0.27 | 0.56 | 1.47 | 2.49 |
|  | 5 | 0.00048 | 0.0027 | 0.028 | 0.27 | 0.56 | 1.47 | 2.47 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000500 | 0.00270 | 0.0280 | 0.270 | 0.560 | 1.466 | 2.492 |
|  | SD | 0.0000141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00548 | 0.0148 |
|  | RSD/% | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.59 |
|  | Max | 0.00051 | 0.0027 | 0.028 | 0.27 | 0.56 | 1.47 | 2.51 |
|  | Min | 0.00048 | 0.0027 | 0.028 | 0.27 | 0.56 | 1.46 | 2.47 |
|  | Gmax | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.730 | 1.216 |
|  | Gmin | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 1.486 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-26

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.0080 | 0.048 | 0.99 | 1.54 | 3.15 | 5.50 |
|  | 2 | 0.0079 | 0.048 | 0.99 | 1.55 | 3.13 | 5.65 |
|  | 3 | 0.0081 | 0.048 | 0.99 | 1.57 | 3.19 | 5.59 |
|  | 4 | 0.0079 | 0.048 | 0.96 | 1.53 | 3.18 | 5.70 |
|  | 5 | 0.0080 | 0.048 | 0.97 | 1.57 | 3.16 | 5.66 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00798 | 0.0480 | 0.980 | 1.552 | 3.162 | 5.620 |
|  | SD | 0.0000837 | 0 | 0.0141 | 0.0179 | 0.0239 | 0.0778 |
|  | RSD/% | 1.049 | 0 | 1.439 | 1.153 | 0.756 | 1.384 |
|  | Max | 0.0081 | 0.048 | 0.99 | 1.57 | 3.19 | 5.70 |
|  | Min | 0.0079 | 0.048 | 0.96 | 1.53 | 3.13 | 5.50 |
|  | Gmax | 1.434 | 0 | 0.709 | 1.006 | 1.172 | 1.028 |
|  | Gmin | 0.956 | 0 | 1.418 | 1.229 | 1.339 | 1.542 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-27

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00071 | 0.0030 | 0.028 | 0.15 |
|  | 2 | 0.00069 | 0.0031 | 0.028 | 0.15 |
|  | 3 | 0.00070 | 0.0030 | 0.028 | 0.15 |
|  | 4 | 0.00069 | 0.0031 | 0.028 | 0.15 |
|  | 5 | 0.00069 | 0.0030 | 0.028 | 0.15 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000696 | 0.00304 | 0.0280 | 0.150 |
|  | SD | 0.00000984 | 0.0000548 | 0 | 0 |
|  | RSD/% | 0.14 | 1.80 | 0 | 0 |
|  | Max | 0.00071 | 0.0031 | 0.028 | 0.15 |
|  | Min | 0.00069 | 0.0030 | 0.028 | 0.15 |
|  | Gmax | 1.423 | 1.095 | 0 | 0 |
|  | Gmin | 0.610 | 0.730 | 0 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-28

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.0028 | 0.031 | 0.54 |
|  | 2 | 0.0028 | 0.031 | 0.53 |
|  | 3 | 0.0028 | 0.031 | 0.54 |
|  | 4 | 0.0028 | 0.031 | 0.53 |
|  | 5 | 0.0028 | 0.031 | 0.53 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00280 | 0.0310 | 0.534 |
|  | SD | 0 | 0 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 0 | 0 | 1.03 |
|  | Max | 0.0028 | 0.031 | 0.54 |
|  | Min | 0.0028 | 0.031 | 0.53 |
|  | Gmax | 0 | 0 | 1.095 |
|  | Gmin | 0 | 0 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-29

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.0019 | 0.012 | 0.58 | 1.07 | 1.60 |
|  | 2 | 0.0020 | 0.012 | 0.59 | 1.05 | 1.59 |
|  | 3 | 0.0019 | 0.012 | 0.59 | 1.06 | 1.57 |
|  | 4 | 0.0019 | 0.012 | 0.58 | 1.06 | 1.59 |
|  | 5 | 0.0019 | 0.012 | 0.58 | 1.07 | 1.58 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00192 | 0.0120 | 0.584 | 1.062 | 1.586 |
|  | SD | 0.0000447 | 0 | 0.00548 | 0.00837 | 0.0114 |
|  | RSD/% | 2.33 | 0 | 0.94 | 0.79 | 0.72 |
|  | Max | 0.0020 | 0.012 | 0.59 | 1.07 | 1.60 |
|  | Min | 0.0019 | 0.012 | 0.58 | 1.05 | 1.57 |
|  | Gmax | 1.790 | 0 | 1.095 | 0.956 | 1.228 |
|  | Gmin | 0.447 | 0 | 0.730 | 1.434 | 1.404 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-30

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.0041 | 0.027 | 0.20 |
|  | 2 | 0.0041 | 0.027 | 0.21 |
|  | 3 | 0.0041 | 0.027 | 0.21 |
|  | 4 | 0.0041 | 0.026 | 0.20 |
|  | 5 | 0.0041 | 0.027 | 0.20 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00410 | 0.0268 | 0.204 |
|  | SD | 0 | 0.000447 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 0 | 1.668 | 1.216 |
|  | Max | 0.0041 | 0.027 | 0.21 |
|  | Min | 0.0041 | 0.026 | 0.20 |
|  | Gmax | 0 | 0.447 | 1.095 |
|  | Gmin | 0 | 1.790 | 0.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-31

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.0017 | 0.014 | 0.052 | 0.15 | 0.52 | 1.53 | 2.16 |
|  | 2 | 0.0015 | 0.013 | 0.052 | 0.15 | 0.54 | 1.52 | 2.18 |
|  | 3 | 0.0016 | 0.013 | 0.051 | 0.15 | 0.53 | 1.58 | 2.19 |
|  | 4 | 0.0015 | 0.013 | 0.054 | 0.15 | 0.52 | 1.54 | 2.17 |
|  | 5 | 0.0017 | 0.013 | 0.052 | 0.15 | 0.53 | 1.53 | 2.16 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00160 | 0.0132 | 0.0522 | 0.15 | 0.528 | 1.540 | 2.172 |
|  | SD | 0.000100 | 0.000447 | 0.00110 | 0 | 0.00837 | 0.0235 | 0.0130 |
|  | RSD/% | 6.25 | 3.39 | 2.11 | 0 | 1.59 | 1.53 | 0.60 |
|  | Max | 0.0017 | 0.014 | 0.054 | 0.15 | 0.54 | 1.58 | 2.19 |
|  | Min | 0.0015 | 0.013 | 0.051 | 0.15 | 0.52 | 1.52 | 2.16 |
|  | Gmax | 1.000 | 1.790 | 1.636 | 0 | 1.434 | 1.702 | 1.385 |
|  | Gmin | 1.000 | 0.447 | 1.110 | 0 | 0.956 | 0.851 | 0.923 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-32

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.00029 | 0.0058 | 0.023 |
|  | 2 | 0.00030 | 0.0057 | 0.022 |
|  | 3 | 0.00032 | 0.0057 | 0.023 |
|  | 4 | 0.00031 | 0.0058 | 0.023 |
|  | 5 | 0.00031 | 0.0058 | 0.023 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000306 | 0.00576 | 0.0228 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.0000548 | 0.000447 |
|  | RSD/% | 3.73 | 0.95 | 1.96 |
|  | Max | 0.00032 | 0.0058 | 0.023 |
|  | Min | 0.00029 | 0.0057 | 0.022 |
|  | Gmax | 1.228 | 0.730 | 0.447 |
|  | Gmin | 1.404 | 1.095 | 1.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-33

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.0097 | 0.026 | 0.34 |
|  | 2 | 0.0096 | 0.026 | 0.34 |
|  | 3 | 0.0097 | 0.026 | 0.34 |
|  | 4 | 0.0096 | 0.026 | 0.34 |
|  | 5 | 0.0097 | 0.026 | 0.33 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00966 | 0.0260 | 0.338 |
|  | SD | 0.0000548 | 0 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 0.57 | 0 | 1.32 |
|  | Max | 0.0097 | 0.026 | 0.34 |
|  | Min | 0.0096 | 0.026 | 0.33 |
|  | Gmax | 0.730 | 0 | 0.447 |
|  | Gmin | 1.095 | 0 | 1.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-34

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.0065 | 0.014 | 0.47 |
|  | 2 | 0.0066 | 0.014 | 0.46 |
|  | 3 | 0.0064 | 0.014 | 0.46 |
|  | 4 | 0.0065 | 0.014 | 0.46 |
|  | 5 | 0.0065 | 0.014 | 0.46 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00650 | 0.0140 | 0.462 |
|  | SD | 0.0000707 | 0 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 1.09 | 0 | 0.97 |
|  | Max | 0.0066 | 0.014 | 0.47 |
|  | Min | 0.0064 | 0.014 | 0.46 |
|  | Gmax | 1.414 | 0 | 1.790 |
|  | Gmin | 1.414 | 0 | 0.447 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-35

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.0026 | 0.030 | 0.54 |
|  | 2 | 0.0027 | 0.030 | 0.54 |
|  | 3 | 0.0027 | 0.029 | 0.53 |
|  | 4 | 0.0027 | 0.030 | 0.55 |
|  | 5 | 0.0027 | 0.030 | 0.56 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00268 | 0.0298 | 0.544 |
|  | SD | 0.0000447 | 0.000447 | 0.0114 |
|  | RSD/% | 1.67 | 1.50 | 2.10 |
|  | Max | 0.0027 | 0.030 | 0.56 |
|  | Min | 0.0026 | 0.029 | 0.53 |
|  | Gmax | 0.447 | 0.447 | 1.404 |
|  | Gmin | 1.790 | 1.790 | 1.228 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-36

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0.0021 | 0.046 | 0.20 | 1.25 | 2.12 |
|  | 2 | 0.0020 | 0.046 | 0.20 | 1.26 | 2.13 |
|  | 3 | 0.0020 | 0.048 | 0.20 | 1.26 | 2.12 |
|  | 4 | 0.0021 | 0.047 | 0.20 | 1.26 | 2.12 |
|  | 5 | 0.0021 | 0.045 | 0.20 | 1.26 | 2.15 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00206 | 0.0464 | 0.200 | 1.258 | 2.128 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.00114 | 0 | 0.00447 | 0.0130 |
|  | RSD/% | 2.66 | 2.46 | 0 | 0.36 | 0.61 |
|  | Max | 0.0021 | 0.048 | 0.20 | 1.26 | 2.13 |
|  | Min | 0.0020 | 0.045 | 0.20 | 1.25 | 2.12 |
|  | Gmax | 0.730 | 1.404 | 0 | 0.447 | 0.154 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.228 | 0 | 1.790 | 0.615 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-37

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.00019 | 0.0021 | 0.0067 | 0.053 | 0.52 | 1.00 | 1.95 |
|  | 2 | 0.00020 | 0.0022 | 0.0066 | 0.052 | 0.53 | 0.99 | 1.97 |
|  | 3 | 0.00022 | 0.0019 | 0.0064 | 0.052 | 0.54 | 1.04 | 1.98 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.0019 | 0.0065 | 0.054 | 0.57 | 1.03 | 1.96 |
|  | 5 | 0.00021 | 0.0020 | 0.0065 | 0.050 | 0.55 | 1.04 | 1.97 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.0020 | 0.0062 | 0.053 | 0.54 | 1.00 | 1.98 |
|  | 7 | 0.00022 | 0.0021 | 0.0065 | 0.053 | 0.55 | 1.02 | 1.95 |
|  | 8 | 0.00021 | 0.0020 | 0.0065 | 0.050 | 0.56 | 1.07 | 1.96 |
|  | 9 | 0.00021 | 0.0022 | 0.0064 | 0.052 | 0.53 | 1.05 | 1.94 |
|  | 10 | 0.00020 | 0.0020 | 0.0065 | 0.051 | 0.53 | 1.03 | 1.97 |
|  | 11 | 0.00021 | 0.0019 | 0.0064 | 0.051 | 0.54 | 1.04 | 1.99 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000203 | 0.00203 | 0.00647 | 0.0519 | 0.542 | 1.028 | 1.965 |
|  | SD | 0.0000142 | 0.000110 | 0.000127 | 0.00130 | 0.0147 | 0.0240 | 0.0151 |
|  | RSD/% | 6.70 | 5.42 | 1.92 | 2.50 | 2.71 | 2.33 | 0.77 |
|  | Max | 0.00022 | 0.0022 | 0.0067 | 0.054 | 0.57 | 1.07 | 1.99 |
|  | Min | 0.00018 | 0.0019 | 0.0062 | 0.050 | 0.52 | 0.99 | 1.94 |
|  | Gmax | 1.197 | 1.545 | 1.811 | 1.615 | 1.905 | 1.750 | 1.656 |
|  | Gmin | 1.620 | 1.182 | 2.126 | 1.462 | 1.497 | 1.583 | 1.656 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-38

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.00029 | 0.0025 | 0.067 | 0.94 | 3.05 | 5.68 | 12.43 | 16.10 | 20.24 |
|  | 2 | 0.00029 | 0.0023 | 0.070 | 0.95 | 3.07 | 5.74 | 12.09 | 16.18 | 20.01 |
|  | 3 | 0.00029 | 0.0027 | 0.069 | 0.96 | 3.06 | 5.76 | 12.25 | 16.27 | 20.07 |
|  | 4 | 0.00027 | 0.0024 | 0.068 | 0.99 | 3.05 | 5.69 | 12.36 | 16.23 | 20.11 |
|  | 5 | 0.00031 | 0.0026 | 0.069 | 0.98 | 3.10 | 5.72 | 12.17 | 16.32 | 20.14 |
|  | 6 | 0.00033 | 0.0025 | 0.067 | 0.94 | 3.02 | 5.69 | 12.19 | 16.28 | 20.26 |
|  | 7 | 0.00029 | 0.0023 | 0.070 | 0.95 | 3.00 | 5.73 | 12.30 | 16.25 | 20.19 |
|  | 8 | 0.00027 | 0.0026 | 0.065 | 0.98 | 3.08 | 5.71 | 12.22 | 16.33 | 20.58 |
|  | 9 | 0.00026 | 0.0024 | 0.070 | 0.96 | 3.07 | 5.70 | 12.30 | 16.19 | 20.39 |
|  | 10 | 0.00028 | 0.0025 | 0.071 | 0.97 | 3.05 | 5.74 | 12.19 | 16.34 | 20.23 |
|  | 11 | 0.00032 | 0.0025 | 0.067 | 0.99 | 3.06 | 5.68 | 12.29 | 16.26 | 20.42 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000291 | 0.00248 | 0.0685 | 0.965 | 3.055 | 5.713 | 12.254 | 16.250 | 20.240 |
|  | SD | 0.0000217 | 0.000125 | 0.00181 | 0.0186 | 0.0273 | 0.0272 | 0.0954 | 0.0722 | 0.168 |
|  | RSD/% | 7.46 | 5.04 | 2.64 | 1.93 | 0.89 | 0.48 | 0.78 | 0.44 | 0.83 |
|  | Max | 0.00033 | 0.0027 | 0.071 | 0.99 | 3.10 | 5.76 | 12.43 | 16.34 | 20.58 |
|  | Min | 0.00026 | 0.0023 | 0.065 | 0.94 | 3.00 | 5.68 | 12.09 | 16.10 | 20.01 |
|  | Gmax | 1.797 | 1.760 | 1.381 | 1.344 | 1.648 | 1.728 | 1.845 | 1.247 | 2.024 |
|  | Gmin | 1.429 | 1.440 | 1.934 | 1.344 | 2.015 | 1.213 | 1.719 | 2.078 | 1.369 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-39

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.00018 | 0.0025 | 0.056 | 0.50 |
|  | 2 | 0.00017 | 0.0026 | 0.057 | 0.48 |
|  | 3 | 0.00018 | 0.0025 | 0.058 | 0.47 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.0024 | 0.057 | 0.51 |
|  | 5 | 0.00018 | 0.0026 | 0.059 | 0.49 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.0025 | 0.059 | 0.50 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.0024 | 0.055 | 0.50 |
|  | 8 | 0.00019 | 0.0025 | 0.059 | 0.47 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.0026 | 0.057 | 0.49 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.0025 | 0.055 | 0.48 |
|  | 11 | 0.00017 | 0.0026 | 0.057 | 0.47 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000176 | 0.00252 | 0.0572 | 0.487 |
|  | SD | 0.00000674 | 0.0000751 | 0.00147 | 0.0142 |
|  | RSD/% | 3.83 | 2.98 | 2.57 | 2.92 |
|  | Max | 0.00019 | 0.0026 | 0.059 | 0.51 |
|  | Min | 0.00017 | 0.0024 | 0.055 | 0.47 |
|  | Gmax | 2.077 | 1.065 | 1.224 | 1.620 |
|  | Gmin | 0.890 | 1.598 | 1.497 | 1.197 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-40

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.00014 | 0.0024 | 0.024 |
|  | 2 | 0.00013 | 0.0024 | 0.023 |
|  | 3 | 0.00010 | 0.0025 | 0.029 |
|  | 4 | 0.00013 | 0.0025 | 0.028 |
|  | 5 | 0.00012 | 0.0024 | 0.024 |
|  | 6 | 0.00015 | 0.0025 | 0.026 |
|  | 7 | 0.00014 | 0.0025 | 0.023 |
|  | 8 | 0.00014 | 0.0026 | 0.024 |
| 0 | 9 | 0.00013 | 0.0024 | 0.029 |
|  | 10 | 0.00015 | 0.0026 | 0.025 |
|  | 11 | 0.00013 | 0.0024 | 0.028 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000133 | 0.00247 | 0.0257 |
|  | SD | 0.0000142 | 0.0000786 | 0.00237 |
|  | RSD/% | 10.68 | 3.18 | 9.22 |
|  | Max | 0.00015 | 0.0026 | 0.029 |
|  | Min | 0.00010 | 0.0024 | 0.023 |
|  | Gmax | 1.197 | 1.654 | 1.392 |
|  | Gmin | 2.323 | 0.891 | 1.139 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-41

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.00013 | 0.0040 | 0.013 | 0.25 |
|  | 2 | 0.00014 | 0.0039 | 0.012 | 0.25 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.0040 | 0.012 | 0.25 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.0042 | 0.013 | 0.24 |
|  | 5 | 0.00014 | 0.0039 | 0.012 | 0.24 |
|  | 6 | 0.00015 | 0.0041 | 0.012 | 0.25 |
|  | 7 | 0.00015 | 0.0041 | 0.013 | 0.24 |
|  | 8 | 0.00014 | 0.0041 | 0.011 | 0.25 |
|  | 9 | 0.00014 | 0.0039 | 0.012 | 0.24 |
|  | 10 | 0.00016 | 0.0041 | 0.012 | 0.25 |
|  | 11 | 0.00013 | 0.0039 | 0.012 | 0.25 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000145 | 0.00402 | 0.0122 | 0.246 |
|  | SD | 0.0000113 | 0.000108 | 0.000603 | 0.00505 |
|  | RSD/% | 7.79 | 2.69 | 4.94 | 2.05 |
|  | Max | 0.00016 | 0.0042 | 0.013 | 0.25 |
|  | Min | 0.00013 | 0.0039 | 0.011 | 0.24 |
|  | Gmax | 1.327 | 1.667 | 1.327 | 0.792 |
|  | Gmin | 1.327 | 1.111 | 1.990 | 1.188 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-42

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.00013 | 0.00052 | 0.0080 | 0.060** | 0.18 | 2.40 | 4.09 | 5.22 |
|  | 2 | 0.00011 | 0.00053 | 0.0082 | 0.068 | 0.19 | 2.41 | 4.03 | 5.08 |
|  | 3 | 0.00012 | 0.00052 | 0.0081 | 0.070 | 0.19 | 2.44 | 3.99 | 5.22 |
|  | 4 | 0.00012 | 0.00056 | 0.0084 | 0.067 | 0.19 | 2.45 | 4.03 | 5.18 |
|  | 5 | 0.00011 | 0.00055 | 0.0079 | 0.068 | 0.18 | 2.46 | 4.09 | 5.20 |
|  | 6 | 0.00013 | 0.00057 | 0.0081 | 0.068 | 0.19 | 2.43 | 4.10 | 5.16 |
|  | 7 | 0.00014 | 0.00053 | 0.0082 | 0.068 | 0.18 | 2.44 | 4.01 | 5.24 |
|  | 8 | 0.00012 | 0.00052 | 0.0080 | 0.067 | 0.18 | 2.46 | 4.06 | 5.22 |
|  | 9 | 0.00011 | 0.00051 | 0.0083 | 0.070 | 0.18 | 2.41 | 4.04 | 5.17 |
|  | 10 | 0.00013 | 0.00052 | 0.0080 | 0.069 | 0.19 | 2.44 | 4.00 | 5.31 |
|  | 11 | 0.00013 | 0.00055 | 0.0081 | 0.068 | 0.18 | 2.45 | 4.07 | 5.18 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000123 | 0.000535 | 0.00812 | 0.0675 | 0.185 | 2.435 | 4.046 | 5.198 |
|  | SD | 0.0000101 | 0.0000197 | 0.000147 | 0.00270 | 0.00522 | 0.0207 | 0.0383 | 0.0571 |
|  | RSD/% | 8.21 | 3.68 | 1.81 | 4.00 | 2.82 | 0.85 | 0.95 | 1.10 |
|  | Max | 0.00014 | 0.00057 | 0.0084 | 0.070 | 0.19 | 2.46 | 4.10 | 5.31 |
|  | Min | 0.00011 | 0.00051 | 0.0079 | 0.060 | 0.18 | 2.40 | 3.99 | 5.08 |
|  | Gmax | 1.683 | 1.777 | 1.905 | 0.926 | 0.958 | 1.208 | 1.410 | 1.961 |
|  | Gmin | 1.287 | 1.269 | 1.497 | 2.777 | 0.958 | 1.691 | 1.462 | 2.067 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 0.060为离群值（舍弃） | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-43

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.00047 | 0.0025 | 0.034 | 0.29 | 0.56 | 1.52 | 2.62 |
|  | 2 | 0.00048 | 0.0025 | 0.033 | 0.29 | 0.54 | 1.53 | 2.66 |
|  | 3 | 0.00048 | 0.0026 | 0.033 | 0.26 | 0.55 | 1.54 | 2.67 |
|  | 4 | 0.00050 | 0.0026 | 0.034 | 0.27 | 0.56 | 1.54 | 2.60 |
|  | 5 | 0.00049 | 0.0024 | 0.032 | 0.29 | 0.54 | 1.53 | 2.59 |
|  | 6 | 0.00051 | 0.0024 | 0.034 | 0.28 | 0.53 | 1.52 | 2.63 |
|  | 7 | 0.00047 | 0.0025 | 0.033 | 0.25 | 0.52 | 1.52 | 2.61 |
|  | 8 | 0.00048 | 0.0025 | 0.033 | 0.26 | 0.55 | 1.51 | 2.62 |
|  | 9 | 0.00047 | 0.0026 | 0.033 | 0.29 | 0.56 | 1.50 | 2.62 |
|  | 10 | 0.00049 | 0.0025 | 0.033 | 0.28 | 0.57 | 1.52 | 2.60 |
|  | 11 | 0.00050 | 0.0027 | 0.033 | 0.28 | 0.55 | 1.53 | 2.63 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000485 | 0.00253 | 0.0332 | 0.276 | 0.548 | 1.524 | 2.623 |
|  | SD | 0.0000137 | 0.0000905 | 0.000603 | 0.0143 | 0.0147 | 0.0121 | 0.0245 |
|  | RSD/% | 2.82 | 3.58 | 1.816 | 5.18 | 2.68 | 0.79 | 0.93 |
|  | Max | 0.00051 | 0.0027 | 0.034 | 0.29 | 0.57 | 1.54 | 2.67 |
|  | Min | 0.00047 | 0.0024 | 0.032 | 0.25 | 0.52 | 1.50 | 2.59 |
|  | Gmax | 1.825 | 1.878 | 1.327 | 0.979 | 1.497 | 1.322 | 1.918 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.436 | 1.990 | 1.818 | 1.905 | 1.983 | 1.347 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-44

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.0085 | 0.050 | 0.96 | 1.58 | 3.11 | 5.56 |
|  | 2 | 0.0088 | 0.050 | 0.98 | 1.55 | 3.08 | 5.59 |
|  | 3 | 0.0089 | 0.050 | 0.96 | 1.60 | 3.12 | 5.57 |
|  | 4 | 0.0084 | 0.049 | 0.97 | 1.54 | 3.10 | 5.56 |
|  | 5 | 0.0086 | 0.049 | 0.98 | 1.59 | 3.11 | 5.58 |
|  | 6 | 0.0085 | 0.051 | 0.95 | 1.56 | 3.09 | 5.56 |
|  | 7 | 0.0090 | 0.051 | 0.97 | 1.55 | 3.16 | 5.57 |
|  | 8 | 0.0086 | 0.050 | 0.98 | 1.59 | 3.12 | 5.62 |
|  | 9 | 0.0087 | 0.052 | 0.95 | 1.58 | 3.10 | 5.61 |
|  | 10 | 0.0085 | 0.050 | 0.97 | 1.57 | 3.11 | 5.59 |
|  | 11 | 0.0088 | 0.049 | 0.96 | 1.56 | 3.15 | 5.58 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00866 | 0.0501 | 0.966 | 1.570 | 3.114 | 5.581 |
|  | SD | 0.000191 | 0.000944 | 0.0112 | 0.0195 | 0.0238 | 0.0202 |
|  | RSD/% | 2.21 | 1.88 | 1.16 | 1.24 | 0.76 | 0.36 |
|  | Max | 0.0090 | 0.052 | 0.98 | 1.60 | 3.16 | 5.62 |
|  | Min | 0.0084 | 0.049 | 0.95 | 1.55 | 3.08 | 5.56 |
|  | Gmax | 1.780 | 2.013 | 1.250 | 1.538 | 1.933 | 1.931 |
|  | Gmin | 1.361 | 1.165 | 1.429 | 1.026 | 1.429 | 1.040 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-45

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.00072 | 0.0031 | 0.029 | 0.15 |
|  | 2 | 0.00072 | 0.0032 | 0.030 | 0.15 |
|  | 3 | 0.00069 | 0.0032 | 0.030 | 0.15 |
|  | 4 | 0.00070 | 0.0033 | 0.029 | 0.15 |
|  | 5 | 0.00071 | 0.0030 | 0.028 | 0.15 |
|  | 6 | 0.00068 | 0.0031 | 0.030 | 0.14** |
|  | 7 | 0.00066 | 0.0031 | 0.031 | 0.15 |
|  | 8 | 0.00069 | 0.0031 | 0.030 | 0.15 |
|  | 9 | 0.00072 | 0.0031 | 0.029 | 0.15 |
|  | 10 | 0.00072 | 0.0032 | 0.031 | 0.15 |
|  | 11 | 0.00071 | 0.0030 | 0.030 | 0.15 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000702 | 0.00313 | 0.0297 | 0.149 |
|  | SD | 0.0000199 | 0.0000905 | 0.000905 | 0.00302 |
|  | RSD/% | 2.83 | 2.89 | 3.05 | 2.03 |
|  | Max | 0.00072 | 0.0033 | 0.031 | 0.15 |
|  | Min | 0.00066 | 0.0030 | 0.028 | 0.14 |
|  | Gmax | 0.905 | 1.878 | 1.436 | 0.331 |
|  | Gmin | 2.111 | 1.436 | 1.878 | 2.980 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 0.14为离群值（舍弃） |

附表 2-46

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.0030 | 0.031 | 0.53 |
|  | 2 | 0.0029 | 0.031 | 0.54 |
|  | 3 | 0.0030 | 0.033 | 0.54 |
|  | 4 | 0.0030 | 0.033 | 0.53 |
|  | 5 | 0.0030 | 0.029 | 0.54 |
|  | 6 | 0.0031 | 0.029 | 0.53 |
|  | 7 | 0.0030 | 0.033 | 0.54 |
|  | 8 | 0.0029 | 0.035 | 0.54 |
|  | 9 | 0.0029 | 0.033 | 0.53 |
|  | 10 | 0.0029 | 0.034 | 0.53 |
|  | 11 | 0.0030 | 0.033 | 0.53 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00297 | 0.0322 | 0.535 |
|  | SD | 0.0000647 | 0.00194 | 0.00522 |
|  | RSD/% | 2.18 | 6.02 | 0.98 |
|  | Max | 0.0031 | 0.035 | 0.54 |
|  | Min | 0.0029 | 0.029 | 0.53 |
|  | Gmax | 2.009 | 1.443 | 0.958 |
|  | Gmin | 1.082 | 1.649 | 0.958 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-47

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.0021 | 0.010 | 0.54 | 1.02 | 1.55 |
|  | 2 | 0.0020 | 0.011 | 0.57 | 1.04 | 1.59 |
|  | 3 | 0.0020 | 0.011 | 0.55 | 1.11 | 1.57 |
|  | 4 | 0.0019 | 0.011 | 0.57 | 1.05 | 1.54 |
|  | 5 | 0.0020 | 0.010 | 0.56 | 1.07 | 1.58 |
|  | 6 | 0.0020 | 0.011 | 0.54 | 1.04 | 1.60 |
|  | 7 | 0.0020 | 0.010 | 0.55 | 1.06 | 1.57 |
|  | 8 | 0.0020 | 0.011 | 0.57 | 1.02 | 1.56 |
|  | 9 | 0.0021 | 0.010 | 0.56 | 1.09 | 1.59 |
|  | 10 | 0.0021 | 0.010 | 0.57 | 1.05 | 1.55 |
|  | 11 | 0.0021 | 0.010 | 0.57 | 1.04 | 1.57 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00203 | 0.0105 | 0.559 | 1.054 | 1.570 |
|  | SD | 0.0000647 | 0.000522 | 0.0122 | 0.0277 | 0.0190 |
|  | RSD/% | 3.19 | 4.97 | 2.18 | 2.63 | 1.210 |
|  | Max | 0.0021 | 0.011 | 0.57 | 1.11 | 1.60 |
|  | Min | 0.0019 | 0.010 | 0.54 | 1.02 | 1.54 |
|  | Gmax | 1.082 | 0.958 | 0.902 | 2.027 | 1.579 |
|  | Gmin | 2.009 | 0.958 | 1.557 | 1.227 | 1.579 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-48

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.0040 | 0.028 | 0.20 |
|  | 2 | 0.0038 | 0.028 | 0.21 |
|  | 3 | 0.0040 | 0.029 | 0.20 |
|  | 4 | 0.0039 | 0.027 | 0.20 |
|  | 5 | 0.0042 | 0.028 | 0.21 |
|  | 6 | 0.0042 | 0.028 | 0.20 |
|  | 7 | 0.0042 | 0.028 | 0.21 |
|  | 8 | 0.0041 | 0.027 | 0.19 |
|  | 9 | 0.0042 | 0.029 | 0.20 |
|  | 10 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 11 | 0.0041 | 0.028 | 0.20 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00407 | 0.0280 | 0.201 |
|  | SD | 0.000135 | 0.000632 | 0.00701 |
|  | RSD/% | 3.32 | 2.26 | 3.49 |
|  | Max | 0.0042 | 0.029 | 0.21 |
|  | Min | 0.0038 | 0.027 | 0.19 |
|  | Gmax | 0.963 | 1.582 | 1.284 |
|  | Gmin | 2.000 | 1.582 | 1.569 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-49

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.0021 | 0.012 | 0.049 | 0.093 | 0.57 | 1.46 | 2.01 |
|  | 2 | 0.0021 | 0.011 | 0.051 | 0.098 | 0.54 | 1.49 | 2.08 |
|  | 3 | 0.0020 | 0.013 | 0.052 | 0.095 | 0.58 | 1.50 | 2.11 |
|  | 4 | 0.0021 | 0.014 | 0.051 | 0.097 | 0.55 | 1.49 | 2.05 |
|  | 5 | 0.0018 | 0.014 | 0.050 | 0.100 | 0.56 | 1.52 | 2.07 |
|  | 6 | 0.0021 | 0.013 | 0.051 | 0.099 | 0.55 | 1.51 | 2.06 |
|  | 7 | 0.0020 | 0.012 | 0.052 | 0.096 | 0.57 | 1.50 | 2.02 |
|  | 8 | 0.0019 | 0.011 | 0.049 | 0.094 | 0.56 | 1.52 | 2.00 |
|  | 9 | 0.0021 | 0.012 | 0.050 | 0.097 | 0.55 | 1.49 | 2.05 |
|  | 10 | 0.0020 | 0.014 | 0.050 | 0.098 | 0.57 | 1.52 | 2.09 |
|  | 11 | 0.0022 | 0.012 | 0.051 | 0.095 | 0.55 | 1.50 | 2.10 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00204 | 0.0125 | 0.0505 | 0.0965 | 0.559 | 1.500 | 2.058 |
|  | SD | 0.000112 | 0.00113 | 0.00104 | 0.00216 | 0.0122 | 0.0179 | 0.0366 |
|  | RSD/% | 5.49 | 9.04 | 2.06 | 2.24 | 2.18 | 1.19 | 1.78 |
|  | Max | 0.0022 | 0.014 | 0.052 | 0.100 | 0.58 | 1.52 | 2.11 |
|  | Min | 0.0018 | 0.011 | 0.049 | 0.093 | 0.54 | 1.46 | 2.00 |
|  | Gmax | 1.429 | 1.327 | 1.442 | 1.620 | 1.721 | 1.117 | 1.421 |
|  | Gmin | 1.964 | 1.327 | 1.442 | 1.620 | 1.557 | 2.235 | 1.585 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-50

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.00032 | 0.0062 | 0.024 |
|  | 2 | 0.00034 | 0.0059 | 0.022 |
|  | 3 | 0.00030 | 0.0060 | 0.023 |
|  | 4 | 0.00035 | 0.0062 | 0.023 |
|  | 5 | 0.00032 | 0.0063 | 0.022 |
|  | 6 | 0.00031 | 0.0061 | 0.023 |
|  | 7 | 0.00034 | 0.0062 | 0.024 |
|  | 8 | 0.00035 | 0.0062 | 0.023 |
|  | 9 | 0.00032 | 0.0060 | 0.021 |
|  | 10 | 0.00034 | 0.0050** | 0.022 |
|  | 11 | 0.00033 | 0.0063 | 0.022 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000329 | 0.00604 | 0.0226 |
|  | SD | 0.0000164 | 0.000367 | 0.000924 |
|  | RSD/% | 4.98 | 6.08 | 4.09 |
|  | Max | 0.00035 | 0.0063 | 0.024 |
|  | Min | 0.00030 | 0.0050 | 0.021 |
|  | Gmax | 1.280 | 0.708 | 1.515 |
|  | Gmin | 1.768 | 2.833 | 1.732 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 0.0050为离群值（舍弃） | 无异常 |

附表 2-51

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.0097 | 0.026 | 0.32 |
|  | 2 | 0.0098 | 0.025 | 0.34 |
|  | 3 | 0.0099 | 0.025 | 0.32 |
|  | 4 | 0.0100 | 0.026 | 0.31 |
|  | 5 | 0.0096 | 0.024 | 0.30 |
|  | 6 | 0.0098 | 0.027 | 0.33 |
|  | 7 | 0.0095 | 0.025 | 0.32 |
|  | 8 | 0.0097 | 0.026 | 0.32 |
|  | 9 | 0.0098 | 0.026 | 0.31 |
|  | 10 | 0.0098 | 0.026 | 0.33 |
|  | 11 | 0.0099 | 0.026 | 0.31 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00977 | 0.0256 | 0.319 |
|  | SD | 0.000142 | 0.000809 | 0.0114 |
|  | RSD/% | 1.45 | 3.16 | 3.57 |
|  | Max | 0.0100 | 0.027 | 0.34 |
|  | Min | 0.0096 | 0.024 | 0.30 |
|  | Gmax | 1.620 | 1.731 | 1.842 |
|  | Gmin | 1.197 | 1.978 | 1.667 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-52

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.0069 | 0.013 | 0.44 |
|  | 2 | 0.0067 | 0.013 | 0.44 |
|  | 3 | 0.0068 | 0.014 | 0.44 |
|  | 4 | 0.0069 | 0.013 | 0.44 |
|  | 5 | 0.0067 | 0.013 | 0.46 |
|  | 6 | 0.0066 | 0.013 | 0.47 |
|  | 7 | 0.0069 | 0.014 | 0.45 |
|  | 8 | 0.0069 | 0.013 | 0.44 |
|  | 9 | 0.0069 | 0.014 | 0.46 |
|  | 10 | 0.0067 | 0.014 | 0.45 |
|  | 11 | 0.0070 | 0.014 | 0.45 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00682 | 0.0135 | 0.449 |
|  | SD | 0.000125 | 0.000522 | 0.0104 |
|  | RSD/% | 1.83 | 3.87 | 2.32 |
|  | Max | 0.0070 | 0.014 | 0.47 |
|  | Min | 0.0066 | 0.013 | 0.44 |
|  | Gmax | 1.440 | 0.958 | 2.019 |
|  | Gmin | 1.760 | 0.958 | 0.865 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-53

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.0078 | 0.038 | 0.27 |
|  | 2 | 0.0079 | 0.036 | 0.28 |
|  | 3 | 0.0081 | 0.041 | 0.27 |
|  | 4 | 0.0078 | 0.039 | 0.30 |
|  | 5 | 0.0080 | 0.041 | 0.28 |
|  | 6 | 0.0079 | 0.039 | 0.29 |
|  | 7 | 0.0081 | 0.040 | 0.30 |
|  | 8 | 0.0080 | 0.041 | 0.26 |
|  | 9 | 0.0078 | 0.041 | 0.30 |
|  | 10 | 0.0079 | 0.039 | 0.29 |
|  | 11 | 0.0081 | 0.041 | 0.27 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00795 | 0.0396 | 0.283 |
|  | SD | 0.000121 | 0.00163 | 0.0142 |
|  | RSD/% | 1.52 | 4.12 | 5.02 |
|  | Max | 0.0081 | 0.041 | 0.30 |
|  | Min | 0.0078 | 0.036 | 0.26 |
|  | Gmax | 1.240 | 0.859 | 1.197 |
|  | Gmin | 1.240 | 2.209 | 1.620 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-54

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0.0027 | 0.046 | 0.21 | 1.22 | 2.12 |
|  | 2 | 0.0025 | 0.047 | 0.22 | 1.26 | 2.11 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.046 | 0.22 | 1.27 | 2.15 |
|  | 4 | 0.0026 | 0.046 | 0.23 | 1.25 | 2.13 |
|  | 5 | 0.0023 | 0.047 | 0.22 | 1.26 | 2.14 |
|  | 6 | 0.0027 | 0.047 | 0.21 | 1.27 | 2.12 |
|  | 7 | 0.0024 | 0.048 | 0.22 | 1.27 | 2.11 |
|  | 8 | 0.0025 | 0.047 | 0.23 | 1.27 | 2.10 |
|  | 9 | 0.0027 | 0.047 | 0.22 | 1.21 | 2.14 |
|  | 10 | 0.0026 | 0.048 | 0.22 | 1.26 | 2.15 |
|  | 11 | 0.0024 | 0.046 | 0.23 | 1.27 | 2.13 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00253 | 0.0468 | 0.221 | 1.255 | 2.127 |
|  | SD | 0.000142 | 0.000751 | 0.00701 | 0.0211 | 0.0168 |
|  | RSD/% | 5.61 | 1.60 | 3.17 | 1.68 | 0.79 |
|  | Max | 0.0027 | 0.048 | 0.23 | 1.27 | 2.15 |
|  | Min | 0.0023 | 0.046 | 0.21 | 1.21 | 2.10 |
|  | Gmax | 1.197 | 1.598 | 1.284 | 0.711 | 1.369 |
|  | Gmin | 1.620 | 1.065 | 1.569 | 2.133 | 1.607 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-55

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.00023 | 0.0018 | 0.0069 | 0.043 | 0.58 | 1.04 | 1.91 |
|  | 2 | 0.00023 | 0.0018 | 0.0068 | 0.043 | 0.58 | 1.03 | 1.91 |
|  | 3 | 0.00022 | 0.0018 | 0.0069 | 0.044 | 0.58 | 1.04 | 1.91 |
|  | 4 | 0.00023 | 0.0018 | 0.0069 | 0.044 | 0.58 | 1.03 | 1.91 |
|  | 5 | 0.00023 | 0.0019 | 0.0070 | 0.044 | 0.57 | 1.03 | 1.90 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000228 | 0.00182 | 0.00690 | 0.0436 | 0.578 | 1.034 | 1.908 |
|  | SD | 0.00000447 | 0.0000447 | 0.0000707 | 0.000548 | 0.00447 | 0.00548 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 1.96 | 2.46 | 1.16 | 1.26 | 0.77 | 0.53 | 0.23 |
|  | Max | 0.00023 | 0.0019 | 0.0070 | 0.044 | 0.58 | 1.04 | 1.91 |
|  | Min | 0.00022 | 0.0018 | 0.0068 | 0.043 | 0.57 | 1.03 | 1.90 |
|  | Gmax | 0.447 | 1.790 | 1.414 | 0.730 | 0.447 | 1.095 | 0.447 |
|  | Gmin | 1.790 | 0.447 | 1.414 | 1.095 | 1.790 | 0.730 | 1.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-56

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.00030 | 0.0026 | 0.071 | 1.02 | 2.98 | 5.71 | 12.14 | 16.64 | 20.60 |
|  | 2 | 0.00029 | 0.0025 | 0.070 | 1.03 | 2.97 | 5.69 | 12.31 | 16.76 | 20.77 |
|  | 3 | 0.00028 | 0.0027 | 0.072 | 1.05 | 2.97 | 5.70 | 12.38 | 16.64 | 20.32 |
|  | 4 | 0.00029 | 0.0025 | 0.072 | 1.03 | 2.97 | 5.69 | 12.32 | 16.66 | 19.83 |
|  | 5 | 0.00028 | 0.0025 | 0.071 | 1.03 | 2.94 | 5.65 | 12.34 | 16.39 | 20.64 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000288 | 0.00256 | 0.0712 | 1.032 | 2.966 | 5.688 | 12.298 | 16.618 | 20.432 |
|  | SD | 0.00000837 | 0.0000894 | 0.000837 | 0.0110 | 0.0152 | 0.0228 | 0.0923 | 0.137 | 0.374 |
|  | RSD/% | 2.91 | 3.49 | 1.18 | 1.07 | 0.51 | 0.40 | 0.75 | 0.82 | 1.83 |
|  | Max | 0.00030 | 0.0027 | 0.072 | 1.05 | 2.98 | 5.71 | 12.38 | 16.76 | 20.77 |
|  | Min | 0.00028 | 0.0025 | 0.070 | 1.02 | 2.94 | 5.65 | 12.14 | 16.39 | 19.83 |
|  | Gmax | 1.434 | 1.566 | 0.956 | 1.636 | 0.921 | 0.965 | 0.888 | 1.036 | 0.904 |
|  | Gmin | 0.956 | 0.671 | 1.434 | 1.091 | 1.711 | 1.667 | 1.712 | 1.664 | 1.610 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-57

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.00017 | 0.0023 | 0.049 | 0.45 |
|  | 2 | 0.00016 | 0.0023 | 0.050 | 0.46 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.0023 | 0.050 | 0.45 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.0023 | 0.050 | 0.46 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.0024 | 0.049 | 0.45 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000164 | 0.00232 | 0.0496 | 0.454 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000447 | 0.000548 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 3.34 | 1.93 | 1.10 | 1.21 |
|  | Max | 0.00017 | 0.0024 | 0.050 | 0.46 |
|  | Min | 0.00016 | 0.0023 | 0.049 | 0.45 |
|  | Gmax | 1.095 | 1.790 | 0.730 | 1.095 |
|  | Gmin | 0.730 | 0.447 | 1.095 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-58

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.00013 | 0.0021 | 0.030 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0021 | 0.030 |
|  | 3 | 0.00014 | 0.0021 | 0.029 |
|  | 4 | 0.00014 | 0.0021 | 0.031 |
|  | 5 | 0.00013 | 0.0021 | 0.029 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000138 | 0.00210 | 0.0298 |
|  | SD | 0.00000837 | 0 | 0.000837 |
|  | RSD/% | 6.07 | 0 | 2.81 |
|  | Max | 0.00015 | 0.0021 | 0.031 |
|  | Min | 0.00013 | 0.0021 | 0.029 |
|  | Gmax | 1.434 | 0 | 1.434 |
|  | Gmin | 0.956 | 0 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-59

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.00015 | 0.0032 | 0.012 | 0.24 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0033 | 0.012 | 0.24 |
|  | 3 | 0.00013 | 0.0032 | 0.012 | 0.23 |
|  | 4 | 0.00013 | 0.0033 | 0.012 | 0.24 |
|  | 5 | 0.00015 | 0.0034 | 0.012 | 0.24 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000142 | 0.00328 | 0.0120 | 0.238 |
|  | SD | 0.0000110 | 0.0000837 | 0 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 7.75 | 2.55 | 0 | 1.88 |
|  | Max | 0.00015 | 0.0034 | 0.012 | 0.24 |
|  | Min | 0.00013 | 0.0032 | 0.012 | 0.23 |
|  | Gmax | 0.727 | 1.434 | 0 | 0.447 |
|  | Gmin | 1.091 | 0.956 | 0 | 1.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-60

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.00011 | 0.00063 | 0.0075 | 0.074 | 0.21 | 2.43 | 4.31 | 5.24 |
|  | 2 | 0.00011 | 0.00061 | 0.0076 | 0.073 | 0.21 | 2.47 | 4.41 | 5.25 |
|  | 3 | 0.00012 | 0.00063 | 0.0076 | 0.072 | 0.20 | 2.48 | 4.36 | 5.24 |
|  | 4 | 0.00012 | 0.00063 | 0.0076 | 0.076 | 0.19 | 2.43 | 4.37 | 5.25 |
|  | 5 | 0.00012 | 0.00061 | 0.0076 | 0.072 | 0.20 | 2.49 | 4.35 | 5.24 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000116 | 0.000622 | 0.00758 | 0.0734 | 0.202 | 2.460 | 4.360 | 5.244 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000110 | 0.0000447 | 0.00167 | 0.00837 | 0.0283 | 0.0361 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 4.72 | 1.77 | 0.59 | 2.28 | 4.14 | 1.15 | 0.83 | 0.10 |
|  | Max | 0.00012 | 0.00063 | 0.0076 | 0.076 | 0.21 | 2.49 | 4.41 | 5.25 |
|  | Min | 0.00011 | 0.00061 | 0.0075 | 0.072 | 0.19 | 2.43 | 4.31 | 5.24 |
|  | Gmax | 0.730 | 0.727 | 0.447 | 1.557 | 0.956 | 1.060 | 1.385 | 1.095 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.091 | 1.790 | 0.838 | 1.434 | 1.060 | 1.385 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-61

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.00041 | 0.0020 | 0.027 | 0.28 | 0.55 | 1.44 | 2.50 |
|  | 2 | 0.00040 | 0.0020 | 0.027 | 0.28 | 0.54 | 1.46 | 2.47 |
|  | 3 | 0.00040 | 0.0020 | 0.027 | 0.29 | 0.55 | 1.46 | 2.46 |
|  | 4 | 0.00040 | 0.0020 | 0.027 | 0.28 | 0.55 | 1.48 | 2.47 |
|  | 5 | 0.00039 | 0.0021 | 0.027 | 0.28 | 0.55 | 1.46 | 2.48 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000400 | 0.00202 | 0.0270 | 0.282 | 0.548 | 1.460 | 2.476 |
|  | SD | 0.00000707 | 0.0000447 | 0 | 0.00447 | 0.00447 | 0.0141 | 0.0152 |
|  | RSD/% | 1.77 | 2.21 | 0 | 1.59 | 0.82 | 0.97 | 0.61 |
|  | Max | 0.00041 | 0.0021 | 0.027 | 0.29 | 0.55 | 1.48 | 2.50 |
|  | Min | 0.00039 | 0.0020 | 0.027 | 0.28 | 0.54 | 1.44 | 2.46 |
|  | Gmax | 1.414 | 1.790 | 0 | 1.790 | 0.447 | 1.418 | 1.579 |
|  | Gmin | 1.414 | 0.447 | 0 | 0.447 | 1.790 | 1.418 | 1.053 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-62

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.0075 | 0.046 | 0.95 | 1.50 | 3.04 | 5.53 |
|  | 2 | 0.0077 | 0.047 | 0.94 | 1.50 | 3.02 | 5.56 |
|  | 3 | 0.0078 | 0.046 | 0.93 | 1.51 | 3.01 | 5.59 |
|  | 4 | 0.0078 | 0.046 | 0.92 | 1.49 | 3.00 | 5.54 |
|  | 5 | 0.0075 | 0.046 | 0.93 | 1.49 | 3.01 | 5.54 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00766 | 0.0462 | 0.934 | 1.498 | 3.016 | 5.552 |
|  | SD | 0.000152 | 0.000447 | 0.0114 | 0.00837 | 0.0152 | 0.0239 |
|  | RSD/% | 1.98 | 0.97 | 1.22 | 0.56 | 0.50 | 0.43 |
|  | Max | 0.0078 | 0.047 | 0.95 | 1.51 | 3.04 | 5.59 |
|  | Min | 0.0075 | 0.046 | 0.92 | 1.49 | 3.00 | 5.53 |
|  | Gmax | 0.921 | 1.790 | 1.404 | 1.434 | 1.579 | 1.590 |
|  | Gmin | 1.053 | 0.447 | 1.228 | 0.956 | 1.053 | 0.921 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-63

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.00066 | 0.0029 | 0.025 | 0.16 |
|  | 2 | 0.00066 | 0.0029 | 0.026 | 0.16 |
|  | 3 | 0.00067 | 0.0028 | 0.026 | 0.16 |
|  | 4 | 0.00067 | 0.0028 | 0.026 | 0.16 |
|  | 5 | 0.00067 | 0.0029 | 0.026 | 0.16 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000666 | 0.00286 | 0.0258 | 0.160 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000548 | 0.000447 | 0 |
|  | RSD/% | 0.82 | 1.92 | 1.73 | 0 |
|  | Max | 0.00067 | 0.0029 | 0.026 | 0.16 |
|  | Min | 0.00066 | 0.0028 | 0.025 | 0.16 |
|  | Gmax | 0.730 | 0.730 | 0.447 | 0 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.095 | 1.790 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-64

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.0026 | 0.030 | 0.54 |
|  | 2 | 0.0027 | 0.030 | 0.54 |
|  | 3 | 0.0027 | 0.029 | 0.53 |
|  | 4 | 0.0027 | 0.030 | 0.55 |
|  | 5 | 0.0027 | 0.030 | 0.56 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00268 | 0.0298 | 0.544 |
|  | SD | 0.0000447 | 0.000447 | 0.0114 |
|  | RSD/% | 1.67 | 1.50 | 2.10 |
|  | Max | 0.0027 | 0.030 | 0.56 |
|  | Min | 0.0026 | 0.029 | 0.53 |
|  | Gmax | 0.447 | 0.447 | 1.404 |
|  | Gmin | 1.790 | 1.790 | 1.228 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-65

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.0019 | 0.011 | 0.54 | 1.01 | 1.54 |
|  | 2 | 0.0020 | 0.010 | 0.54 | 1.02 | 1.53 |
|  | 3 | 0.0019 | 0.011 | 0.54 | 1.02 | 1.52 |
|  | 4 | 0.0019 | 0.011 | 0.55 | 1.03 | 1.53 |
|  | 5 | 0.0021 | 0.011 | 0.55 | 1.02 | 1.54 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00196 | 0.0108 | 0.544 | 1.020 | 1.532 |
|  | SD | 0.0000894 | 0.000447 | 0.00548 | 0.00707 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 4.56 | 4.14 | 1.01 | 0.69 | 0.55 |
|  | Max | 0.0021 | 0.011 | 0.55 | 1.03 | 1.54 |
|  | Min | 0.0019 | 0.010 | 0.54 | 1.01 | 1.52 |
|  | Gmax | 1.566 | 0.447 | 1.095 | 1.414 | 0.956 |
|  | Gmin | 0.671 | 1.790 | 0.730 | 1.414 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-66

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.0034 | 0.025 | 0.19 |
|  | 2 | 0.0034 | 0.026 | 0.19 |
|  | 3 | 0.0033 | 0.026 | 0.19 |
|  | 4 | 0.0034 | 0.026 | 0.19 |
|  | 5 | 0.0033 | 0.025 | 0.19 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00336 | 0.0256 | 0.190 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000548 | 0 |
|  | RSD/% | 1.63 | 2.14 | 0 |
|  | Max | 0.0034 | 0.026 | 0.19 |
|  | Min | 0.0033 | 0.025 | 0.19 |
|  | Gmax | 0.730 | 0.730 | 0 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.095 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-67

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.0025 | 0.013 | 0.057 | 0.12 | 0.57 | 1.50 | 2.20 |
|  | 2 | 0.0026 | 0.011 | 0.055 | 0.11 | 0.56 | 1.48 | 2.08 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.013 | 0.055 | 0.12 | 0.56 | 1.48 | 2.13 |
|  | 4 | 0.0025 | 0.013 | 0.058 | 0.11 | 0.57 | 1.53 | 2.09 |
|  | 5 | 0.0031 | 0.012 | 0.055 | 0.11 | 0.56 | 1.53 | 2.05 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00262 | 0.0124 | 0.0560 | 0.114 | 0.564 | 1.504 | 2.110 |
|  | SD | 0.000278 | 0.000894 | 0.00141 | 0.00548 | 0.00548 | 0.0251 | 0.0579 |
|  | RSD/% | 10.61 | 7.21 | 2.52 | 4.81 | 0.97 | 1.67 | 2.74 |
|  | Max | 0.0031 | 0.013 | 0.058 | 0.12 | 0.57 | 1.53 | 2.20 |
|  | Min | 0.0024 | 0.011 | 0.055 | 0.11 | 0.56 | 1.48 | 2.05 |
|  | Gmax | 1.727 | 0.671 | 1.418 | 1.095 | 1.095 | 1.036 | 1.554 |
|  | Gmin | 0.791 | 1.566 | 0.709 | 0.730 | 0.730 | 0.956 | 1.036 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-68

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.00031 | 0.0058 | 0.023 |
|  | 2 | 0.00036 | 0.0058 | 0.022 |
|  | 3 | 0.00034 | 0.0058 | 0.023 |
|  | 4 | 0.00031 | 0.0057 | 0.023 |
|  | 5 | 0.00034 | 0.0058 | 0.023 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000332 | 0.00578 | 0.0228 |
|  | SD | 0.0000217 | 0.0000447 | 0.000447 |
|  | RSD/% | 6.54 | 0.77 | 1.961 |
|  | Max | 0.00036 | 0.0058 | 0.023 |
|  | Min | 0.00031 | 0.0057 | 0.022 |
|  | Gmax | 1.290 | 0.447 | 0.447 |
|  | Gmin | 1.014 | 1.790 | 1.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-69

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.0078 | 0.020 | 0.25 |
|  | 2 | 0.0080 | 0.020 | 0.25 |
|  | 3 | 0.0079 | 0.020 | 0.26 |
|  | 4 | 0.0079 | 0.019 | 0.25 |
|  | 5 | 0.0079 | 0.019 | 0.25 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00790 | 0.0196 | 0.252 |
|  | SD | 0.0000707 | 0.000548 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 0.89 | 2.80 | 1.77 |
|  | Max | 0.0080 | 0.020 | 0.26 |
|  | Min | 0.0078 | 0.019 | 0.25 |
|  | Gmax | 1.414 | 0.730 | 1.790 |
|  | Gmin | 1.414 | 1.095 | 0.447 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-70

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.0059 | 0.012 | 0.40 |
|  | 2 | 0.0059 | 0.012 | 0.40 |
|  | 3 | 0.0059 | 0.012 | 0.40 |
|  | 4 | 0.0059 | 0.012 | 0.41 |
|  | 5 | 0.0057 | 0.012 | 0.40 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00586 | 0.0120 | 0.402 |
|  | SD | 0.0000894 | 0 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 1.53 | 0 | 1.11 |
|  | Max | 0.0059 | 0.012 | 0.41 |
|  | Min | 0.0057 | 0.012 | 0.40 |
|  | Gmax | 0.447 | 0 | 1.790 |
|  | Gmin | 1.790 | 0 | 0.447 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-71

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.0081 | 0.036 | 0.28 |
|  | 2 | 0.0078 | 0.036 | 0.28 |
|  | 3 | 0.0081 | 0.035 | 0.28 |
|  | 4 | 0.0078 | 0.037 | 0.28 |
|  | 5 | 0.0076 | 0.036 | 0.27 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00788 | 0.0360 | 0.278 |
|  | SD | 0.000217 | 0.000707 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 2.75 | 1.96 | 1.61 |
|  | Max | 0.0081 | 0.037 | 0.28 |
|  | Min | 0.0076 | 0.035 | 0.27 |
|  | Gmax | 1.014 | 1.414 | 0.447 |
|  | Gmin | 1.290 | 1.414 | 1.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-72

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0.0018 | 0.047 | 0.20 | 1.24 | 2.11 |
|  | 2 | 0.0018 | 0.047 | 0.20 | 1.24 | 2.12 |
|  | 3 | 0.0019 | 0.046 | 0.20 | 1.25 | 2.11 |
|  | 4 | 0.0018 | 0.048 | 0.20 | 1.24 | 2.11 |
|  | 5 | 0.0019 | 0.047 | 0.20 | 1.26 | 2.11 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00184 | 0.0470 | 0.200 | 1.246 | 2.112 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000707 | 0 | 0.00894 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 1.13 | 1.50 | 0 | 0.72 | 0.22 |
|  | Max | 0.0019 | 0.048 | 0.20 | 1.26 | 2.12 |
|  | Min | 0.0018 | 0.046 | 0.20 | 1.24 | 2.11 |
|  | Gmax | 1.095 | 1.414 | 0 | 1.566 | 1.790 |
|  | Gmin | 0.730 | 1.414 | 0 | 0.671 | 0.447 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-73

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.00018 | 0.0022 | 0.0064 | 0.046 | 0.54 | 1.01 | 1.93 |
|  | 2 | 0.00016 | 0.0020 | 0.0064 | 0.048 | 0.53 | 1.01 | 1.94 |
|  | 3 | 0.00018 | 0.0019 | 0.0065 | 0.048 | 0.53 | 0.98 | 1.94 |
|  | 4 | 0.00019 | 0.0020 | 0.0065 | 0.048 | 0.54 | 0.98 | 1.95 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.0020 | 0.0066 | 0.046 | 0.52 | 0.99 | 1.95 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000176 | 0.00202 | 0.00648 | 0.0472 | 0.532 | 0.994 | 1.942 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.000110 | 0.0000837 | 0.00110 | 0.00837 | 0.0152 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 6.48 | 5.45 | 1.29 | 2.33 | 1.57 | 1.53 | 0.43 |
|  | Max | 0.00019 | 0.0022 | 0.0066 | 0.048 | 0.54 | 1.01 | 1.95 |
|  | Min | 0.00016 | 0.0019 | 0.0064 | 0.046 | 0.52 | 0.98 | 1.93 |
|  | Gmax | 1.228 | 1.636 | 1.434 | 0.727 | 0.956 | 1.053 | 0.956 |
|  | Gmin | 1.404 | 1.091 | 0.956 | 1.091 | 1.434 | 0.921 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-74

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.00023 | 0.0076 | 0.068 | 0.95 | 2.96 | 5.74 | 11.98 | 16.22 | 20.34 |
|  | 2 | 0.00025 | 0.0078 | 0.068 | 0.96 | 2.95 | 5.71 | 12.08 | 16.21 | 20.32 |
|  | 3 | 0.00031 | 0.0082 | 0.068 | 0.97 | 2.99 | 5.83 | 12.10 | 16.21 | 20.35 |
|  | 4 | 0.00028 | 0.0079 | 0.067 | 0.96 | 2.99 | 5.78 | 12.11 | 16.42 | 20.48 |
|  | 5 | 0.00026 | 0.0077 | 0.068 | 0.96 | 2.97 | 5.67 | 12.15 | 16.41 | 20.66 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000266 | 0.00784 | 0.0678 | 0.960 | 2.972 | 5.746 | 12.084 | 16.294 | 20.430 |
|  | SD | 0.0000305 | 0.000230 | 0.000447 | 0.00707 | 0.0179 | 0.0619 | 0.0635 | 0.111 | 0.143 |
|  | RSD/% | 11.47 | 2.93 | 0.66 | 0.74 | 0.60 | 1.08 | 0.53 | 0.68 | 0.70 |
|  | Max | 0.00031 | 0.0082 | 0.068 | 0.97 | 2.99 | 5.83 | 12.15 | 16.42 | 20.66 |
|  | Min | 0.00023 | 0.0076 | 0.067 | 0.95 | 2.95 | 5.67 | 11.98 | 16.21 | 20.32 |
|  | Gmax | 1.443 | 1.565 | 0.447 | 1.414 | 1.006 | 1.357 | 1.039 | 1.135 | 1.608 |
|  | Gmin | 1.180 | 1.043 | 1.790 | 1.414 | 1.229 | 1.228 | 1.638 | 0.757 | 0.769 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-75

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.00016 | 0.0025 | 0.050 | 0.45 |
|  | 2 | 0.00017 | 0.0025 | 0.050 | 0.44 |
|  | 3 | 0.00018 | 0.0025 | 0.050 | 0.45 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.0025 | 0.050 | 0.45 |
|  | 5 | 0.00018 | 0.0025 | 0.051 | 0.45 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000172 | 0.0025 | 0.0502 | 0.448 |
|  | SD | 0.00000837 | 0 | 0.000447 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 4.87 | 0 | 0.89 | 1.00 |
|  | Max | 0.00018 | 0.0025 | 0.051 | 0.45 |
|  | Min | 0.00016 | 0.0025 | 0.050 | 0.44 |
|  | Gmax | 0.956 | 0 | 1.790 | 0.447 |
|  | Gmin | 1.434 | 0 | 0.447 | 1.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-76

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.00018 | 0.0027 | 0.029 |
|  | 2 | 0.00016 | 0.0027 | 0.028 |
|  | 3 | 0.00013 | 0.0025 | 0.028 |
|  | 4 | 0.00014 | 0.0025 | 0.029 |
|  | 5 | 0.00014 | 0.0026 | 0.029 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000150 | 0.0026 | 0.0286 |
|  | SD | 0.0000200 | 0.000100 | 0.000548 |
|  | RSD/% | 13.33 | 3.85 | 1.92 |
|  | Max | 0.00018 | 0.0027 | 0.029 |
|  | Min | 0.00013 | 0.0025 | 0.028 |
|  | Gmax | 1.500 | 1.000 | 0.730 |
|  | Gmin | 1.000 | 1.000 | 1.095 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-77

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.00018 | 0.0040 | 0.012 | 0.22 |
|  | 2 | 0.00017 | 0.0040 | 0.012 | 0.23 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.0040 | 0.012 | 0.23 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.0041 | 0.012 | 0.23 |
|  | 5 | 0.00015 | 0.0040 | 0.012 | 0.23 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000164 | 0.00402 | 0.0120 | 0.228 |
|  | SD | 0.0000134 | 0.0000447 | 0 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 8.17 | 1.11 | 0 | 1.96 |
|  | Max | 0.00018 | 0.0041 | 0.012 | 0.23 |
|  | Min | 0.00015 | 0.0040 | 0.012 | 0.22 |
|  | Gmax | 1.194 | 1.790 | 0 | 0.447 |
|  | Gmin | 1.045 | 0.447 | 0 | 1.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-78

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.00016 | 0.00049 | 0.0076 | 0.064 | 0.18 | 2.41 | 3.99 | 5.45 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.00058 | 0.0077 | 0.065 | 0.18 | 2.43 | 4.05 | 5.40 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.00057 | 0.0073 | 0.066 | 0.18 | 2.42 | 4.00 | 5.40 |
|  | 4 | 0.00015 | 0.00056 | 0.0074 | 0.067 | 0.18 | 2.39 | 4.05 | 5.40 |
|  | 5 | 0.00015 | 0.00057 | 0.0074 | 0.066 | 0.18 | 2.41 | 3.96 | 5.29 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000154 | 0.000554 | 0.00748 | 0.0656 | 0.180 | 2.412 | 4.010 | 5.388 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000365 | 0.000164 | 0.00114 | 0 | 0.0148 | 0.0394 | 0.0589 |
|  | RSD/% | 3.56 | 6.59 | 2.19 | 1.74 | 0 | 0.61 | 0.98 | 1.09 |
|  | Max | 0.00016 | 0.00058 | 0.0077 | 0.067 | 0.18 | 2.43 | 4.05 | 5.45 |
|  | Min | 0.00015 | 0.00049 | 0.0073 | 0.064 | 0.18 | 2.39 | 3.96 | 5.29 |
|  | Gmax | 1.095 | 0.712 | 1.341 | 1.228 | 0 | 1.216 | 1.015 | 1.053 |
|  | Gmin | 0.730 | 1.753 | 1.098 | 1.404 | 0 | 1.486 | 1.269 | 1.664 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-79

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.00048 | 0.0025 | 0.031 | 0.25 | 0.52 | 1.43 | 2.49 |
|  | 2 | 0.00050 | 0.0026 | 0.030 | 0.25 | 0.53 | 1.44 | 2.47 |
|  | 3 | 0.00048 | 0.0026 | 0.030 | 0.25 | 0.54 | 1.45 | 2.46 |
|  | 4 | 0.00050 | 0.0027 | 0.030 | 0.25 | 0.53 | 1.44 | 2.45 |
|  | 5 | 0.00050 | 0.0026 | 0.030 | 0.25 | 0.52 | 1.42 | 2.48 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000492 | 0.00260 | 0.0302 | 0.250 | 0.528 | 1.436 | 2.470 |
|  | SD | 0.0000110 | 0.0000707 | 0.000447 | 0 | 0.00837 | 0.0114 | 0.0158 |
|  | RSD/% | 2.24 | 2.72 | 1.48 | 0 | 1.59 | 0.79 | 0.64 |
|  | Max | 0.00050 | 0.0027 | 0.031 | 0.25 | 0.54 | 1.45 | 2.49 |
|  | Min | 0.00048 | 0.0025 | 0.030 | 0.25 | 0.52 | 1.42 | 2.45 |
|  | Gmax | 0.727 | 1.414 | 1.790 | 0 | 1.434 | 1.228 | 1.266 |
|  | Gmin | 1.091 | 1.414 | 0.447 | 0 | 0.956 | 1.404 | 1.266 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-80

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.0084 | 0.049 | 0.96 | 1.60 | 3.10 | 5.69 |
|  | 2 | 0.0084 | 0.049 | 0.98 | 1.56 | 3.07 | 5.70 |
|  | 3 | 0.0083 | 0.051 | 0.97 | 1.60 | 3.07 | 5.62 |
|  | 4 | 0.0084 | 0.050 | 0.98 | 1.56 | 3.08 | 5.57 |
|  | 5 | 0.0084 | 0.050 | 0.96 | 1.55 | 3.06 | 5.58 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00838 | 0.0498 | 0.970 | 1.574 | 3.076 | 5.632 |
|  | SD | 0.0000447 | 0.000837 | 0.0100 | 0.0241 | 0.0152 | 0.0606 |
|  | RSD/% | 0.53 | 1.68 | 1.03 | 1.53 | 0.49 | 1.08 |
|  | Max | 0.0084 | 0.051 | 0.98 | 1.60 | 3.10 | 5.70 |
|  | Min | 0.0083 | 0.049 | 0.96 | 1.55 | 3.06 | 5.57 |
|  | Gmax | 0.447 | 1.434 | 1.000 | 1.079 | 1.579 | 1.122 |
|  | Gmin | 1.790 | 0.956 | 1.000 | 0.996 | 1.053 | 1.023 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-81

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.00071 | 0.0033 | 0.026 | 0.14 |
|  | 2 | 0.00068 | 0.0030 | 0.026 | 0.14 |
|  | 3 | 0.00069 | 0.0033 | 0.026 | 0.14 |
|  | 4 | 0.00068 | 0.0030 | 0.026 | 0.14 |
|  | 5 | 0.00069 | 0.0033 | 0.026 | 0.14 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000690 | 0.00318 | 0.0260 | 0.140 |
|  | SD | 0.0000122 | 0.000164 | 0 | 0 |
|  | RSD/% | 1.77 | 5.16 | 0 | 0 |
|  | Max | 0.00071 | 0.0033 | 0.026 | 0.14 |
|  | Min | 0.00068 | 0.0030 | 0.026 | 0.14 |
|  | Gmax | 1.639 | 0.732 | 0 | 0 |
|  | Gmin | 0.820 | 1.098 | 0 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-82

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.0028 | 0.033 | 0.49 |
|  | 2 | 0.0028 | 0.032 | 0.50 |
|  | 3 | 0.0027 | 0.032 | 0.51 |
|  | 4 | 0.0027 | 0.033 | 0.51 |
|  | 5 | 0.0027 | 0.031 | 0.51 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00274 | 0.0322 | 0.504 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000837 | 0.00894 |
|  | RSD/% | 2.00 | 2.60 | 1.77 |
|  | Max | 0.0028 | 0.033 | 0.51 |
|  | Min | 0.0027 | 0.031 | 0.49 |
|  | Gmax | 1.095 | 0.956 | 0.671 |
|  | Gmin | 0.730 | 1.434 | 1.566 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-83

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.0018 | 0.010 | 0.53 | 1.04 | 1.60 |
|  | 2 | 0.0016 | 0.010 | 0.54 | 1.05 | 1.57 |
|  | 3 | 0.0020 | 0.011 | 0.54 | 1.05 | 1.56 |
|  | 4 | 0.0020 | 0.011 | 0.54 | 1.04 | 1.57 |
|  | 5 | 0.0019 | 0.011 | 0.54 | 1.04 | 1.57 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00186 | 0.0106 | 0.538 | 1.044 | 1.574 |
|  | SD | 0.000167 | 0.000548 | 0.00447 | 0.00548 | 0.0152 |
|  | RSD/% | 8.98 | 5.17 | 0.83 | 0.52 | 0.97 |
|  | Max | 0.0020 | 0.011 | 0.54 | 1.05 | 1.60 |
|  | Min | 0.0016 | 0.010 | 0.53 | 1.04 | 1.56 |
|  | Gmax | 0.838 | 0.730 | 0.447 | 1.095 | 1.711 |
|  | Gmin | 1.557 | 1.095 | 1.790 | 0.730 | 0.921 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-84

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.0041 | 0.027 | 0.19 |
|  | 2 | 0.0038 | 0.026 | 0.19 |
|  | 3 | 0.0039 | 0.026 | 0.19 |
|  | 4 | 0.0042 | 0.025 | 0.19 |
|  | 5 | 0.0040 | 0.027 | 0.19 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00400 | 0.0262 | 0.190 |
|  | SD | 0.000158 | 0.000837 | 0 |
|  | RSD/% | 3.95 | 3.19 | 0 |
|  | Max | 0.0042 | 0.027 | 0.19 |
|  | Min | 0.0038 | 0.025 | 0.19 |
|  | Gmax | 1.266 | 0.956 | 0 |
|  | Gmin | 1.266 | 1.434 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-85

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.0015 | 0.011 | 0.052 | 0.10 | 0.50 | 1.54 | 1.96 |
|  | 2 | 0.0016 | 0.011 | 0.051 | 0.12 | 0.51 | 1.56 | 1.93 |
|  | 3 | 0.0017 | 0.011 | 0.051 | 0.11 | 0.51 | 1.55 | 1.99 |
|  | 4 | 0.0018 | 0.010 | 0.049 | 0.12 | 0.50 | 1.55 | 1.97 |
|  | 5 | 0.0016 | 0.011 | 0.049 | 0.12 | 0.51 | 1.61 | 1.93 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00164 | 0.0108 | 0.0504 | 0.114 | 0.506 | 1.562 | 1.956 |
|  | SD | 0.000114 | 0.000447 | 0.00134 | 0.00894 | 0.00548 | 0.0277 | 0.0261 |
|  | RSD/% | 6.95 | 4.14 | 2.66 | 7.84 | 1.08 | 1.77 | 1.33 |
|  | Max | 0.0018 | 0.011 | 0.052 | 0.12 | 0.51 | 1.61 | 1.99 |
|  | Min | 0.0015 | 0.010 | 0.049 | 0.10 | 0.50 | 1.54 | 1.93 |
|  | Gmax | 1.404 | 0.447 | 1.194 | 0.671 | 0.730 | 1.733 | 1.303 |
|  | Gmin | 1.228 | 1.790 | 1.045 | 1.566 | 1.095 | 0.794 | 0.996 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-86

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.00035 | 0.0056 | 0.022 |
|  | 2 | 0.00028 | 0.0055 | 0.022 |
|  | 3 | 0.00030 | 0.0056 | 0.022 |
|  | 4 | 0.00033 | 0.0055 | 0.022 |
|  | 5 | 0.00028 | 0.0054 | 0.022 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000308 | 0.00552 | 0.0220 |
|  | SD | 0.0000311 | 0.0000837 | 0 |
|  | RSD/% | 10.10 | 1.52 | 0 |
|  | Max | 0.00035 | 0.0056 | 0.022 |
|  | Min | 0.00028 | 0.0054 | 0.022 |
|  | Gmax | 1.350 | 0.956 | 0 |
|  | Gmin | 0.900 | 1.434 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-87

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.0087 | 0.024 | 0.26 |
|  | 2 | 0.0089 | 0.025 | 0.26 |
|  | 3 | 0.0086 | 0.026 | 0.26 |
|  | 4 | 0.0087 | 0.027 | 0.26 |
|  | 5 | 0.0089 | 0.026 | 0.26 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00876 | 0.0256 | 0.260 |
|  | SD | 0.000134 | 0.00114 | 0 |
|  | RSD/% | 1.53 | 4.45 | 0 |
|  | Max | 0.0089 | 0.027 | 0.26 |
|  | Min | 0.0086 | 0.024 | 0.26 |
|  | Gmax | 1.045 | 1.228 | 0 |
|  | Gmin | 1.194 | 1.404 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-88

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.0062 | 0.012 | 0.43 |
|  | 2 | 0.0061 | 0.012 | 0.43 |
|  | 3 | 0.0061 | 0.012 | 0.43 |
|  | 4 | 0.0064 | 0.012 | 0.43 |
|  | 5 | 0.0058 | 0.012 | 0.43 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00612 | 0.0120 | 0.430 |
|  | SD | 0.000217 | 0 | 0 |
|  | RSD/% | 3.55 | 0 | 0 |
|  | Max | 0.0064 | 0.012 | 0.43 |
|  | Min | 0.0058 | 0.012 | 0.43 |
|  | Gmax | 1.290 | 0 | 0 |
|  | Gmin | 1.475 | 0 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-89

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.0081 | 0.042 | 0.29 |
|  | 2 | 0.0083 | 0.041 | 0.29 |
|  | 3 | 0.0080 | 0.040 | 0.30 |
|  | 4 | 0.0080 | 0.042 | 0.30 |
|  | 5 | 0.0081 | 0.042 | 0.29 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00810 | 0.0414 | 0.294 |
|  | SD | 0.000122 | 0.000894 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 1.51 | 2.09 | 1.86 |
|  | Max | 0.0083 | 0.042 | 0.30 |
|  | Min | 0.0080 | 0.040 | 0.29 |
|  | Gmax | 1.639 | 0.671 | 1.095 |
|  | Gmin | 0.820 | 1.566 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-90

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0.0022 | 0.044 | 0.19 | 1.21 | 2.07 |
|  | 2 | 0.0026 | 0.044 | 0.18 | 1.22 | 2.04 |
|  | 3 | 0.0021 | 0.043 | 0.19 | 1.23 | 2.08 |
|  | 4 | 0.0019 | 0.046 | 0.18 | 1.19 | 2.07 |
|  | 5 | 0.0020 | 0.044 | 0.19 | 1.18 | 2.06 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00216 | 0.0442 | 0.186 | 1.206 | 2.064 |
|  | SD | 0.000270 | 0.00110 | 0.00548 | 0.0207 | 0.0152 |
|  | RSD/% | 12.50 | 2.49 | 2.95 | 1.72 | 0.74 |
|  | Max | 0.0026 | 0.046 | 0.19 | 1.23 | 2.08 |
|  | Min | 0.0019 | 0.043 | 0.18 | 1.18 | 2.04 |
|  | Gmax | 1.630 | 1.636 | 0.730 | 1.115 | 1.053 |
|  | Gmin | 0.963 | 1.091 | 1.095 | 1.256 | 1.579 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-91

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.00016 | 0.0022 | 0.0064 | 0.050 | 0.53 | 0.98 | 1.95 |
|  | 2 | 0.00021 | 0.0024 | 0.0062 | 0.049 | 0.56 | 1.05 | 1.92 |
|  | 3 | 0.00019 | 0.0023 | 0.0066 | 0.049 | 0.55 | 1.02 | 1.96 |
|  | 4 | 0.00020 | 0.0022 | 0.0064 | 0.050 | 0.53 | 0.98 | 1.92 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.0022 | 0.0062 | 0.048 | 0.54 | 0.99 | 1.93 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000186 | 0.00222 | 0.00636 | 0.0492 | 0.542 | 1.004 | 1.936 |
|  | SD | 0.0000207 | 0.000148 | 0.000167 | 0.000837 | 0.0130 | 0.0305 | 0.0182 |
|  | RSD/% | 11.13 | 6.67 | 2.63 | 1.70 | 2.40 | 3.04 | 0.94 |
|  | Max | 0.00021 | 0.0024 | 0.0066 | 0.050 | 0.56 | 1.05 | 1.96 |
|  | Min | 0.00016 | 0.0022 | 0.0062 | 0.048 | 0.53 | 0.98 | 1.92 |
|  | Gmax | 1.159 | 1.216 | 1.437 | 0.956 | 1.385 | 1.508 | 1.319 |
|  | Gmin | 1.256 | 0.135 | 0.958 | 1.434 | 0.923 | 0.787 | 0.879 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.00028 | 0.0024 | 0.068 | 0.95 | 2.91 | 5.67 | 12.32 | 16.25 | 20.26 |
|  | 2 | 0.00032 | 0.0026 | 0.069 | 0.94 | 2.93 | 5.75 | 12.16 | 16.30 | 20.08 |
|  | 3 | 0.00029 | 0.0023 | 0.071 | 0.97 | 2.88 | 5.63 | 12.28 | 16.18 | 20.30 |
|  | 4 | 0.00032 | 0.0023 | 0.069 | 0.95 | 2.96 | 5.72 | 12.08 | 16.22 | 20.28 |
|  | 5 | 0.00030 | 0.0027 | 0.071 | 0.94 | 2.89 | 5.68 | 12.13 | 16.29 | 20.39 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000302 | 0.00246 | 0.0696 | 0.950 | 2.914 | 5.690 | 12.194 | 16.248 | 20.262 |
|  | SD | 0.0000179 | 0.000182 | 0.00134 | 0.0122 | 0.0321 | 0.0464 | 0.102 | 0.0497 | 0.113 |
|  | RSD/% | 5.93 | 7.40 | 1.93 | 1.28 | 1.10 | 0.82 | 0.84 | 0.31 | 0.56 |
|  | Max | 0.00032 | 0.0027 | 0.071 | 0.97 | 2.96 | 5.75 | 12.32 | 16.30 | 20.39 |
|  | Min | 0.00028 | 0.0023 | 0.068 | 0.94 | 2.88 | 5.63 | 12.08 | 16.18 | 20.08 |
|  | Gmax | 1.006 | 1.319 | 1.045 | 1.639 | 1.433 | 1.293 | 1.235 | 1.046 | 1.133 |
|  | Gmin | 1.229 | 0.879 | 1.194 | 0.820 | 1.059 | 1.293 | 1.118 | 1.368 | 1.611 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-92

附表 2-93

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.00017 | 0.0026 | 0.054 | 0.46 |
|  | 2 | 0.00019 | 0.0026 | 0.056 | 0.48 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.0027 | 0.054 | 0.48 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.0026 | 0.057 | 0.47 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.0027 | 0.054 | 0.48 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000176 | 0.00264 | 0.0550 | 0.474 |
|  | SD | 0.0000134 | 0.0000548 | 0.00141 | 0.00894 |
|  | RSD/% | 7.61 | 2.08 | 2.56 | 1.89 |
|  | Max | 0.00019 | 0.0027 | 0.057 | 0.48 |
|  | Min | 0.00016 | 0.0026 | 0.054 | 0.46 |
|  | Gmax | 1.045 | 1.095 | 1.418 | 0.671 |
|  | Gmin | 1.194 | 0.730 | 0.709 | 1.566 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-94

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.00011 | 0.0024 | 0.027 |
|  | 2 | 0.00010 | 0.0023 | 0.029 |
|  | 3 | 0.00010 | 0.0025 | 0.025 |
|  | 4 | 0.00012 | 0.0025 | 0.026 |
|  | 5 | 0.00010 | 0.0024 | 0.027 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000106 | 0.00242 | 0.0268 |
|  | SD | 0.00000894 | 0.0000837 | 0.00148 |
|  | RSD/% | 8.43 | 3.46 | 5.52 |
|  | Max | 0.00012 | 0.0025 | 0.029 |
|  | Min | 0.00010 | 0.0023 | 0.025 |
|  | Gmax | 1.566 | 0.956 | 1.486 |
|  | Gmin | 0.671 | 1.434 | 1.216 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-95

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.00012 | 0.0042 | 0.011 | 0.27 |
|  | 2 | 0.00013 | 0.0044 | 0.011 | 0.28 |
|  | 3 | 0.00012 | 0.0042 | 0.012 | 0.28 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.0045 | 0.011 | 0.27 |
|  | 5 | 0.00013 | 0.0041 | 0.010 | 0.27 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000132 | 0.00428 | 0.0110 | 0.274 |
|  | SD | 0.0000164 | 0.000164 | 0.000707 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 12.42 | 3.83 | 6.43 | 2.00 |
|  | Max | 0.00016 | 0.0045 | 0.012 | 0.28 |
|  | Min | 0.00012 | 0.0041 | 0.010 | 0.27 |
|  | Gmax | 1.707 | 1.341 | 1.414 | 1.691 |
|  | Gmin | 0.732 | 1.098 | 1.414 | 1.127 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-96

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.00010 | 0.00052 | 0.0078 | 0.066 | 0.18 | 2.32 | 3.98 | 5.15 |
|  | 2 | 0.000095 | 0.00055 | 0.0080 | 0.066 | 0.17 | 2.38 | 4.05 | 5.09 |
|  | 3 | 0.00012 | 0.00051 | 0.0079 | 0.067 | 0.20 | 2.34 | 4.01 | 5.21 |
|  | 4 | 0.00011 | 0.00054 | 0.0080 | 0.066 | 0.17 | 2.41 | 3.97 | 5.02 |
|  | 5 | 0.000090 | 0.00050 | 0.0078 | 0.066 | 0.18 | 2.36 | 4.07 | 5.06 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000103 | 0.000524 | 0.00790 | 0.0662 | 0.180 | 2.362 | 4.016 | 5.106 |
|  | SD | 0.0000120 | 0.0000207 | 0.000100 | 0.000447 | 0.0122 | 0.0349 | 0.0434 | 0.0750 |
|  | RSD/% | 11.65 | 3.95 | 1.27 | 0.68 | 6.78 | 1.48 | 1.08 | 1.47 |
|  | Max | 0.00012 | 0.00055 | 0.0080 | 0.067 | 0.20 | 2.41 | 4.07 | 5.21 |
|  | Min | 0.000090 | 0.00050 | 0.0078 | 0.066 | 0.17 | 2.32 | 3.97 | 5.02 |
|  | Gmax | 1.417 | 1.256 | 1.000 | 1.790 | 1.639 | 1.375 | 1.244 | 1.387 |
|  | Gmin | 1.083 | 1.159 | 1.000 | 0.447 | 0.820 | 1.203 | 1.060 | 1.147 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-97

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.00055 | 0.0025 | 0.032 | 0.23 | 0.58 | 1.47 | 2.53 |
|  | 2 | 0.00053 | 0.0024 | 0.032 | 0.26 | 0.58 | 1.48 | 2.54 |
|  | 3 | 0.00050 | 0.0026 | 0.032 | 0.24 | 0.56 | 1.50 | 2.54 |
|  | 4 | 0.00052 | 0.0025 | 0.030 | 0.24 | 0.56 | 1.52 | 2.55 |
|  | 5 | 0.00050 | 0.0026 | 0.030 | 0.22 | 0.59 | 1.48 | 2.53 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000520 | 0.00252 | 0.0312 | 0.238 | 0.574 | 1.490 | 2.538 |
|  | SD | 0.0000212 | 0.0000837 | 0.00110 | 0.0148 | 0.0134 | 0.0200 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 4.08 | 3.32 | 3.53 | 6.22 | 2.33 | 1.34 | 0.33 |
|  | Max | 0.00055 | 0.0026 | 0.032 | 0.26 | 0.59 | 1.52 | 2.55 |
|  | Min | 0.00050 | 0.0024 | 0.030 | 0.22 | 0.56 | 1.47 | 2.53 |
|  | Gmax | 1.415 | 0.956 | 0.727 | 1.486 | 1.194 | 1.500 | 1.434 |
|  | Gmin | 0.943 | 1.434 | 1.091 | 1.216 | 1.045 | 1.000 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-98

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.0088 | 0.052 | 0.96 | 1.52 | 3.08 | 5.58 |
|  | 2 | 0.0087 | 0.051 | 0.95 | 1.56 | 3.01 | 5.54 |
|  | 3 | 0.0088 | 0.054 | 0.96 | 1.55 | 3.08 | 5.54 |
|  | 4 | 0.0087 | 0.052 | 0.94 | 1.57 | 3.11 | 5.51 |
|  | 5 | 0.0086 | 0.051 | 0.95 | 1.54 | 3.04 | 5.56 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00872 | 0.0520 | 0.952 | 1.548 | 3.064 | 5.546 |
|  | SD | 0.0000837 | 0.00122 | 0.00837 | 0.0192 | 0.0391 | 0.0261 |
|  | RSD/% | 0.96 | 2.35 | 0.88 | 1.24 | 1.27 | 0.47 |
|  | Max | 0.0088 | 0.054 | 0.96 | 1.57 | 3.11 | 5.58 |
|  | Min | 0.0086 | 0.051 | 0.94 | 1.52 | 3.01 | 5.51 |
|  | Gmax | 0.956 | 1.639 | 0.956 | 1.145 | 1.176 | 1.303 |
|  | Gmin | 1.434 | 0.820 | 1.434 | 1.458 | 1.381 | 1.379 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-99

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.00075 | 0.0031 | 0.027 | 0.16 |
|  | 2 | 0.00072 | 0.0030 | 0.029 | 0.17 |
|  | 3 | 0.00077 | 0.0030 | 0.029 | 0.16 |
|  | 4 | 0.00075 | 0.0029 | 0.030 | 0.17 |
|  | 5 | 0.00074 | 0.0030 | 0.027 | 0.17 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000746 | 0.00300 | 0.0284 | 0.166 |
|  | SD | 0.0000182 | 0.0000707 | 0.00134 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 2.44 | 2.36 | 4.72 | 3.30 |
|  | Max | 0.00077 | 0.0031 | 0.030 | 0.17 |
|  | Min | 0.00072 | 0.0029 | 0.027 | 0.16 |
|  | Gmax | 1.319 | 1.414 | 1.194 | 0.730 |
|  | Gmin | 1.429 | 1.414 | 1.045 | 1.095 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-100

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.0031 | 0.027 | 0.56 |
|  | 2 | 0.0032 | 0.027 | 0.54 |
|  | 3 | 0.0031 | 0.026 | 0.57 |
|  | 4 | 0.0033 | 0.025 | 0.56 |
|  | 5 | 0.0032 | 0.024 | 0.53 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00318 | 0.0258 | 0.552 |
|  | SD | 0.0000837 | 0.00130 | 0.0164 |
|  | RSD/% | 2.63 | 5.04 | 2.97 |
|  | Max | 0.0033 | 0.027 | 0.57 |
|  | Min | 0.0031 | 0.024 | 0.53 |
|  | Gmax | 1.434 | 0.923 | 1.098 |
|  | Gmin | 0.956 | 1.385 | 1.341 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-101

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.0018 | 0.010 | 0.58 | 1.06 | 1.60 |
|  | 2 | 0.0019 | 0.011 | 0.56 | 1.06 | 1.60 |
|  | 3 | 0.0019 | 0.011 | 0.57 | 1.06 | 1.58 |
|  | 4 | 0.0021 | 0.012 | 0.56 | 1.05 | 1.58 |
|  | 5 | 0.0021 | 0.010 | 0.55 | 1.06 | 1.59 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00196 | 0.0108 | 0.564 | 1.058 | 1.590 |
|  | SD | 0.000134 | 0.000837 | 0.0114 | 0.00447 | 0.0100 |
|  | RSD/% | 6.84 | 7.75 | 2.02 | 0.42 | 0.63 |
|  | Max | 0.0021 | 0.012 | 0.58 | 1.06 | 1.60 |
|  | Min | 0.0018 | 0.010 | 0.55 | 1.05 | 1.58 |
|  | Gmax | 1.045 | 1.434 | 1.404 | 0.447 | 1,000 |
|  | Gmin | 1.194 | 0.956 | 1.228 | 1.790 | 1.000 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-102

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.0040 | 0.027 | 0.19 |
|  | 2 | 0.0039 | 0.028 | 0.19 |
|  | 3 | 0.0040 | 0.027 | 0.17 |
|  | 4 | 0.0040 | 0.028 | 0.18 |
|  | 5 | 0.0039 | 0.028 | 0.18 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00396 | 0.0276 | 0.182 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 1.38 | 1.99 | 4.60 |
|  | Max | 0.0040 | 0.028 | 0.19 |
|  | Min | 0.0039 | 0.027 | 0.17 |
|  | Gmax | 0.730 | 0.730 | 0.956 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.095 | 1.734 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-103

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.0016 | 0.012 | 0.047 | 0.14 | 0.56 | 1.50 | 2.12 |
|  | 2 | 0.0015 | 0.011 | 0.050 | 0.14 | 0.57 | 1.46 | 2.08 |
|  | 3 | 0.0018 | 0.011 | 0.049 | 0.12 | 0.57 | 1.53 | 2.05 |
|  | 4 | 0.0017 | 0.012 | 0.047 | 0.12 | 0.57 | 1.55 | 2.03 |
|  | 5 | 0.0015 | 0.013 | 0.051 | 0.13 | 0.56 | 1.52 | 2.11 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00162 | 0.0118 | 0.0488 | 0.13 | 0.566 | 1.512 | 2.078 |
|  | SD | 0.000130 | 0.000837 | 0.00179 | 0.0100 | 0.00548 | 0.0342 | 0.0383 |
|  | RSD/% | 8.02 | 7.09 | 3.67 | 7.69 | 0.97 | 2.26 | 1.84 |
|  | Max | 0.0018 | 0.013 | 0.051 | 0.14 | 0.57 | 1.55 | 2.12 |
|  | Min | 0.0015 | 0.011 | 0.047 | 0.12 | 0.56 | 1.45 | 2.03 |
|  | Gmax | 1.385 | 1.434 | 1.229 | 1.000 | 0.730 | 1.111 | 1.097 |
|  | Gmin | 0.923 | 0.956 | 1.006 | 1.000 | 1.095 | 1.813 | 1.253 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-104

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.00031 | 0.0060 | 0.020 |
|  | 2 | 0.00030 | 0.0062 | 0.020 |
|  | 3 | 0.00034 | 0.0061 | 0.019 |
|  | 4 | 0.00031 | 0.0061 | 0.020 |
|  | 5 | 0.00035 | 0.0060 | 0.019 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000322 | 0.00608 | 0.0196 |
|  | SD | 0.0000217 | 0.0000837 | 0.000548 |
|  | RSD/% | 6.74 | 1.38 | 2.80 |
|  | Max | 0.00035 | 0.0062 | 0.020 |
|  | Min | 0.00030 | 0.0060 | 0.019 |
|  | Gmax | 1.290 | 1.434 | 0.730 |
|  | Gmin | 1.014 | 0.956 | 1.095 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-105

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.0085 | 0.028 | 0.30 |
|  | 2 | 0.0088 | 0.026 | 0.32 |
|  | 3 | 0.0086 | 0.027 | 0.30 |
|  | 4 | 0.0091 | 0.026 | 0.31 |
|  | 5 | 0.0085 | 0.026 | 0.31 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00870 | 0.0266 | 0.308 |
|  | SD | 0.000255 | 0.000894 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 2.93 | 3.36 | 2.72 |
|  | Max | 0.0091 | 0.028 | 0.32 |
|  | Min | 0.0085 | 0.026 | 0.30 |
|  | Gmax | 1.569 | 1.566 | 1.434 |
|  | Gmin | 0.784 | 0.671 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-106

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.0062 | 0.013 | 0.44 |
|  | 2 | 0.0062 | 0.013 | 0.44 |
|  | 3 | 0.0064 | 0.013 | 0.47 |
|  | 4 | 0.0063 | 0.014 | 0.45 |
|  | 5 | 0.0062 | 0.012 | 0.47 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00626 | 0.0130 | 0.454 |
|  | SD | 0.0000894 | 0.000707 | 0.0152 |
|  | RSD/% | 1.43 | 5.44 | 3.35 |
|  | Max | 0.0064 | 0.014 | 0.47 |
|  | Min | 0.0062 | 0.012 | 0.44 |
|  | Gmax | 1.566 | 1.414 | 1.053 |
|  | Gmin | 0.671 | 1.414 | 0.921 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-107

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.0078 | 0.038 | 0.28 |
|  | 2 | 0.0080 | 0.042 | 0.27 |
|  | 3 | 0.0077 | 0.042 | 0.27 |
|  | 4 | 0.0078 | 0.040 | 0.28 |
|  | 5 | 0.0079 | 0.041 | 0.26 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00784 | 0.0406 | 0.272 |
|  | SD | 0.000114 | 0.00167 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 1.45 | 4.11 | 3.08 |
|  | Max | 0.0080 | 0.042 | 0.28 |
|  | Min | 0.0077 | 0.038 | 0.26 |
|  | Gmax | 1.404 | 0.838 | 0.956 |
|  | Gmin | 1.228 | 1.557 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-108

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0.0018 | 0.048 | 0.17 | 1.27 | 2.17 |
|  | 2 | 0.0022 | 0.048 | 0.19 | 1.26 | 2.17 |
|  | 3 | 0.0020 | 0.047 | 0.19 | 1.26 | 2.14 |
|  | 4 | 0.0023 | 0.048 | 0.19 | 1.28 | 2.15 |
|  | 5 | 0.0020 | 0.046 | 0.20 | 1.28 | 2.14 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00206 | 0.0474 | 0.188 | 1.270 | 2.154 |
|  | SD | 0.000195 | 0.000894 | 0.0110 | 0.0100 | 0.0152 |
|  | RSD/% | 9.47 | 1.89 | 5.85 | 0.79 | 0.71 |
|  | Max | 0.0023 | 0.048 | 0.20 | 1.28 | 2.17 |
|  | Min | 0.0018 | 0.046 | 0.17 | 1.26 | 2.14 |
|  | Gmax | 1.231 | 0.671 | 1.091 | 1.000 | 1.053 |
|  | Gmin | 1.333 | 1.566 | 1.636 | 1.000 | 0.921 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-109

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.00015 | 0.0021 | 0.0055 | 0.048 | 0.53 | 1.02 | 1.93 |
|  | 2 | 0.00017 | 0.0021 | 0.0056 | 0.047 | 0.53 | 1.01 | 1.98 |
|  | 3 | 0.00018 | 0.0020 | 0.0056 | 0.049 | 0.55 | 1.00 | 1.96 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.0021 | 0.0057 | 0.049 | 0.54 | 1.02 | 1.95 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.0021 | 0.0058 | 0.048 | 0.54 | 1.01 | 1.94 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000174 | 0.00208 | 0.00564 | 0.0482 | 0.538 | 1.012 | 1.952 |
|  | SD | 0.0000152 | 0.0000447 | 0.000114 | 0.000837 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0192 |
|  | RSD/% | 8.74 | 2.15 | 2.02 | 1.74 | 1.56 | 0.83 | 0.98 |
|  | Max | 0.00019 | 0.0021 | 0.0058 | 0.049 | 0.55 | 1.02 | 1.98 |
|  | Min | 0.00015 | 0.0020 | 0.0056 | 0.047 | 0.53 | 1.00 | 1.93 |
|  | Gmax | 1.053 | 0.447 | 1.404 | 0.956 | 1.434 | 0.956 | 1.458 |
|  | Gmin | 1.579 | 1.790 | 0.351 | 1.434 | 0.956 | 1.434 | 1.146 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-110

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.00026 | 0.0024 | 0.070 | 0.98 | 3.05 | 5.75 | 12.28 | 16.25 | 20.48 |
|  | 2 | 0.00025 | 0.0025 | 0.072 | 0.97 | 3.08 | 5.80 | 12.14 | 16.53 | 20.38 |
|  | 3 | 0.00024 | 0.0025 | 0.070 | 0.96 | 3.01 | 5.79 | 12.20 | 16.31 | 20.34 |
|  | 4 | 0.00027 | 0.0025 | 0.071 | 0.98 | 3.04 | 5.83 | 12.22 | 16.36 | 20.41 |
|  | 5 | 0.00024 | 0.0025 | 0.071 | 0.97 | 3.10 | 5.83 | 12.17 | 16.44 | 20.25 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000252 | 0.00248 | 0.0708 | 0.972 | 3.056 | 5.800 | 12.202 | 16.378 | 20.372 |
|  | SD | 0.0000130 | 0.0000447 | 0.000837 | 0.00837 | 0.0351 | 0.0332 | 0.0531 | 0.110 | 0.0853 |
|  | RSD/% | 5.16 | 1.80 | 1.18 | 0.86 | 1.15 | 0.57 | 0.44 | 0.67 | 0.42 |
|  | Max | 0.00027 | 0.0025 | 0.072 | 0.98 | 3.10 | 5.83 | 12.28 | 16.53 | 20.48 |
|  | Min | 0.00024 | 0.0024 | 0.070 | 0.96 | 3.01 | 5.75 | 12.14 | 16.25 | 20.25 |
|  | Gmax | 1.385 | 0.447 | 1.434 | 0.956 | 1.254 | 0.904 | 1.469 | 1.382 | 1.266 |
|  | Gmin | 0.923 | 1.790 | 0.956 | 1.434 | 1.311 | 1.506 | 1.168 | 1.164 | 1.430 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-111

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.00019 | 0.0026 | 0.052 | 0.47 |
|  | 2 | 0.00019 | 0.0026 | 0.053 | 0.46 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.0027 | 0.053 | 0.47 |
|  | 4 | 0.00019 | 0.0027 | 0.053 | 0.48 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.0028 | 0.054 | 0.48 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000182 | 0.00268 | 0.0530 | 0.472 |
|  | SD | 0.0000110 | 0.0000837 | 0.000707 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 6.04 | 3.12 | 1.33 | 1.77 |
|  | Max | 0.00019 | 0.0028 | 0.054 | 0.48 |
|  | Min | 0.00017 | 0.0026 | 0.052 | 0.46 |
|  | Gmax | 0.727 | 1.434 | 1.414 | 0.956 |
|  | Gmin | 1.091 | 0.956 | 1.414 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-112

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.00015 | 0.0025 | 0.026 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.0024 | 0.026 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.0025 | 0.027 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.0025 | 0.027 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.0026 | 0.028 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000166 | 0.00250 | 0.0268 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.0000707 | 0.000837 |
|  | RSD/% | 6.87 | 2.83 | 3.12 |
|  | Max | 0.00018 | 0.0026 | 0.028 |
|  | Min | 0.00015 | 0.0024 | 0.026 |
|  | Gmax | 1.228 | 1.414 | 1.434 |
|  | Gmin | 1.404 | 1.414 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-113

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.00017 | 0.0039 | 0.012 | 0.26 |
|  | 2 | 0.00017 | 0.0039 | 0.012 | 0.27 |
|  | 3 | 0.00019 | 0.0041 | 0.012 | 0.27 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.0042 | 0.013 | 0.26 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.0040 | 0.013 | 0.25 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000174 | 0.00402 | 0.0124 | 0.262 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.000130 | 0.000548 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 6.55 | 3.23 | 4.42 | 3.19 |
|  | Max | 0.00019 | 0.0042 | 0.013 | 0.27 |
|  | Min | 0.00016 | 0.0039 | 0.012 | 0.25 |
|  | Gmax | 1.404 | 1.385 | 1.905 | 0.956 |
|  | Gmin | 1.228 | 0.923 | 0.730 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-114

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.00011 | 0.00056 | 0.0081 | 0.068 | 0.17 | 2.40 | 4.02 | 5.20 |
|  | 2 | 0.00014 | 0.00055 | 0.0080 | 0.067 | 0.18 | 2.42 | 4.04 | 5.10 |
|  | 3 | 0.00010 | 0.00057 | 0.0079 | 0.066 | 0.19 | 2.45 | 4.11 | 5.15 |
|  | 4 | 0.00012 | 0.00058 | 0.0080 | 0.066 | 0.18 | 2.45 | 4.06 | 5.16 |
|  | 5 | 0.00012 | 0.00060 | 0.0084 | 0.066 | 0.20 | 2.46 | 4.04 | 5.17 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000118 | 0.000572 | 0.00808 | 0.0666 | 0.184 | 2.436 | 4.054 | 5.156 |
|  | SD | 0.0000148 | 0.0000192 | 0.000192 | 0.000894 | 0.0114 | 0.0251 | 0.0344 | 0.0365 |
|  | RSD/% | 12.54 | 3.36 | 2.38 | 1.34 | 6.20 | 1.03 | 0.85 | 0.71 |
|  | Max | 0.00014 | 0.00060 | 0.0084 | 0.068 | 0.20 | 2.46 | 4.11 | 5.20 |
|  | Min | 0.00010 | 0.00055 | 0.0079 | 0.066 | 0.17 | 2.40 | 4.02 | 5.10 |
|  | Gmax | 1.486 | 1.458 | 1.667 | 1.566 | 1.404 | 0.956 | 1.628 | 1.205 |
|  | Gmin | 1.216 | 1.146 | 0.928 | 0.671 | 1.228 | 1.434 | 0.988 | 1.534 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-115

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.00049 | 0.0027 | 0.032 | 0.26 | 0.57 | 1.52 | 2.56 |
|  | 2 | 0.00052 | 0.0027 | 0.032 | 0.25 | 0.57 | 1.50 | 2.61 |
|  | 3 | 0.00053 | 0.0026 | 0.032 | 0.27 | 0.58 | 1.52 | 2.57 |
|  | 4 | 0.00056 | 0.0027 | 0.032 | 0.26 | 0.58 | 1.51 | 2.60 |
|  | 5 | 0.00056 | 0.0027 | 0.031 | 0.27 | 0.58 | 1.54 | 2.62 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000532 | 0.00268 | 0.0318 | 0.262 | 0.576 | 1.518 | 2.592 |
|  | SD | 0.0000295 | 0.0000447 | 0.000447 | 0.00837 | 0.00548 | 0.0148 | 0.0259 |
|  | RSD/% | 5.55 | 1.67 | 1.41 | 3.19 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |
|  | Max | 0.00056 | 0.0027 | 0.032 | 0.27 | 0.58 | 1.54 | 2.62 |
|  | Min | 0.00049 | 0.0026 | 0.031 | 0.25 | 0.57 | 1.50 | 2.56 |
|  | Gmax | 0.949 | 0.447 | 0.447 | 0.956 | 0.730 | 1.486 | 1.081 |
|  | Gmin | 1.424 | 1.790 | 1.790 | 1.434 | 1.095 | 1.216 | 1.236 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-116

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.0084 | 0.051 | 0.96 | 1.56 | 3.16 | 5.62 |
|  | 2 | 0.0084 | 0.052 | 0.96 | 1.58 | 3.06 | 5.57 |
|  | 3 | 0.0085 | 0.052 | 0.95 | 1.59 | 3.10 | 5.60 |
|  | 4 | 0.0086 | 0.052 | 0.95 | 1.58 | 3.07 | 5.61 |
|  | 5 | 0.0085 | 0.053 | 0.95 | 1.57 | 3.13 | 5.59 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00848 | 0.0520 | 0.954 | 1.576 | 3.104 | 5.598 |
|  | SD | 0.0000837 | 0.000707 | 0.00548 | 0.0114 | 0.0416 | 0.0192 |
|  | RSD/% | 0.99 | 1.36 | 0.57 | 0.72 | 1.34 | 0.34 |
|  | Max | 0.0086 | 0.053 | 0.96 | 1.59 | 3.16 | 5.62 |
|  | Min | 0.0084 | 0.051 | 0.95 | 1.56 | 3.06 | 5.57 |
|  | Gmax | 1.434 | 1.414 | 1.095 | 1.228 | 1.346 | 1.146 |
|  | Gmin | 0.956 | 1.414 | 0.730 | 1.404 | 1.058 | 1.458 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-117

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.00071 | 0.0032 | 0.030 | 0.16 |
|  | 2 | 0.00070 | 0.0032 | 0.030 | 0.16 |
|  | 3 | 0.00071 | 0.0031 | 0.030 | 0.16 |
|  | 4 | 0.00073 | 0.0033 | 0.031 | 0.15 |
|  | 5 | 0.00073 | 0.0034 | 0.029 | 0.16 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000716 | 0.00324 | 0.0300 | 0.158 |
|  | SD | 0.0000134 | 0.000114 | 0.000707 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 1.87 | 3.52 | 2.36 | 2.83 |
|  | Max | 0.00073 | 0.0034 | 0.031 | 0.16 |
|  | Min | 0.00070 | 0.0031 | 0.029 | 0.15 |
|  | Gmax | 1.045 | 1.404 | 1.414 | 0.447 |
|  | Gmin | 1.194 | 1.228 | 1.414 | 1.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-118

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.0030 | 0.032 | 0.56 |
|  | 2 | 0.0030 | 0.033 | 0.55 |
|  | 3 | 0.0030 | 0.034 | 0.54 |
|  | 4 | 0.0030 | 0.035 | 0.55 |
|  | 5 | 0.0031 | 0.034 | 0.57 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00302 | 0.0336 | 0.554 |
|  | SD | 0.0000447 | 0.00114 | 0.0114 |
|  | RSD/% | 1.48 | 3.39 | 2.06 |
|  | Max | 0.0031 | 0.035 | 0.57 |
|  | Min | 0.0030 | 0.032 | 0.54 |
|  | Gmax | 1.790 | 1.228 | 1.404 |
|  | Gmin | 0.447 | 1.404 | 1.228 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-119

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.0018 | 0.011 | 0.59 | 1.06 | 1.58 |
|  | 2 | 0.0018 | 0.011 | 0.57 | 1.06 | 1.60 |
|  | 3 | 0.0018 | 0.011 | 0.57 | 1.05 | 1.59 |
|  | 4 | 0.0017 | 0.012 | 0.59 | 1.08 | 1.61 |
|  | 5 | 0.0017 | 0.012 | 0.58 | 1.07 | 1.58 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00176 | 0.0114 | 0.580 | 1.064 | 1.592 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000548 | 0.0100 | 0.0114 | 0.0130 |
|  | RSD/% | 3.11 | 4.81 | 1.72 | 1.07 | 0.82 |
|  | Max | 0.0018 | 0.012 | 0.59 | 1.08 | 1.61 |
|  | Min | 0.0017 | 0.011 | 0.57 | 1.05 | 1.58 |
|  | Gmax | 0.730 | 1.095 | 1.000 | 1.404 | 1.385 |
|  | Gmin | 1.095 | 0.730 | 1.000 | 1.228 | 0.923 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-120

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.0041 | 0.028 | 0.21 |
|  | 2 | 0.0042 | 0.028 | 0.20 |
|  | 3 | 0.0041 | 0.027 | 0.21 |
|  | 4 | 0.0041 | 0.027 | 0.20 |
|  | 5 | 0.0043 | 0.027 | 0.20 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00416 | 0.0274 | 0.204 |
|  | SD | 0.0000894 | 0.000548 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 2.15 | 2.00 | 2.69 |
|  | Max | 0.0043 | 0.028 | 0.21 |
|  | Min | 0.0041 | 0.027 | 0.20 |
|  | Gmax | 1.566 | 1.095 | 1.095 |
|  | Gmin | 0.671 | 0.730 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-121

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.0017 | 0.013 | 0.051 | 0.14 | 0.55 | 1.54 | 2.16 |
|  | 2 | 0.0016 | 0.012 | 0.048 | 0.14 | 0.56 | 1.54 | 2.15 |
|  | 3 | 0.0019 | 0.013 | 0.050 | 0.15 | 0.56 | 1.53 | 2.12 |
|  | 4 | 0.0018 | 0.013 | 0.050 | 0.15 | 0.55 | 1.53 | 2.15 |
|  | 5 | 0.0018 | 0.014 | 0.049 | 0.14 | 0.56 | 1.56 | 2.16 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00176 | 0.0130 | 0.0496 | 0.144 | 0.556 | 1.540 | 2.148 |
|  | SD | 0.000114 | 0.000707 | 0.00114 | 0.00548 | 0.00548 | 0.0122 | 0.0164 |
|  | RSD/% | 6.48 | 5.44 | 2.30 | 3.81 | 0.99 | 0.79 | 0.76 |
|  | Max | 0.0019 | 0.014 | 0.051 | 0.15 | 0.56 | 1.56 | 2.16 |
|  | Min | 0.0016 | 0.012 | 0.048 | 0.14 | 0.55 | 1.53 | 2.12 |
|  | Gmax | 1.228 | 1.414 | 1.228 | 1.095 | 0.730 | 1.639 | 0.732 |
|  | Gmin | 1.404 | 1.414 | 1.404 | 0.730 | 1.095 | 0.820 | 1.707 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-122

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.00031 | 0.0058 | 0.022 |
|  | 2 | 0.00034 | 0.0059 | 0.022 |
|  | 3 | 0.00037 | 0.0058 | 0.022 |
|  | 4 | 0.00031 | 0.0058 | 0.023 |
|  | 5 | 0.00033 | 0.0060 | 0.023 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000332 | 0.00586 | 0.0224 |
|  | SD | 0.0000249 | 0.0000894 | 0.000548 |
|  | RSD/% | 7.50 | 1.53 | 2.45 |
|  | Max | 0.00037 | 0.0060 | 0.023 |
|  | Min | 0.00031 | 0.0058 | 0.022 |
|  | Gmax | 1.526 | 1.566 | 1.095 |
|  | Gmin | 0.884 | 0.671 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-123

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.0093 | 0.027 | 0.31 |
|  | 2 | 0.0094 | 0.028 | 0.32 |
|  | 3 | 0.0095 | 0.028 | 0.33 |
|  | 4 | 0.0096 | 0.027 | 0.34 |
|  | 5 | 0.0095 | 0.026 | 0.32 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00946 | 0.0272 | 0.324 |
|  | SD | 0.000114 | 0.000837 | 0.0114 |
|  | RSD/% | 1.21 | 3.08 | 3.52 |
|  | Max | 0.0096 | 0.028 | 0.34 |
|  | Min | 0.0093 | 0.026 | 0.31 |
|  | Gmax | 1.228 | 0.956 | 1.404 |
|  | Gmin | 1.404 | 1.434 | 1.228 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-124

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.0064 | 0.013 | 0.46 |
|  | 2 | 0.0063 | 0.013 | 0.46 |
|  | 3 | 0.0065 | 0.013 | 0.47 |
|  | 4 | 0.0066 | 0.013 | 0.48 |
|  | 5 | 0.0063 | 0.012 | 0.47 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00642 | 0.0128 | 0.468 |
|  | SD | 0.000130 | 0.000447 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 2.02 | 3.49 | 1.79 |
|  | Max | 0.0066 | 0.013 | 0.48 |
|  | Min | 0.0063 | 0.012 | 0.46 |
|  | Gmax | 1.385 | 0.447 | 1.434 |
|  | Gmin | 0.923 | 1.790 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-125

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.0078 | 0.045 | 0.28 |
|  | 2 | 0.0079 | 0.045 | 0.29 |
|  | 3 | 0.0078 | 0.046 | 0.28 |
|  | 4 | 0.0079 | 0.044 | 0.30 |
|  | 5 | 0.0079 | 0.043 | 0.29 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00786 | 0.0446 | 0.288 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.00114 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 0.70 | 2.56 | 2.91 |
|  | Max | 0.0079 | 0.046 | 0.30 |
|  | Min | 0.0078 | 0.043 | 0.28 |
|  | Gmax | 0.730 | 1.228 | 1.434 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.404 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-126

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 0.0025 | 0.048 | 0.21 | 1.25 | 2.13 |
|  | 2 | 0.0023 | 0.049 | 0.21 | 1.26 | 2.13 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.048 | 0.20 | 1.27 | 2.12 |
|  | 4 | 0.0025 | 0.049 | 0.20 | 1.26 | 2.12 |
|  | 5 | 0.0024 | 0.048 | 0.21 | 1.26 | 2.14 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00242 | 0.0484 | 0.206 | 1.260 | 2.128 |
|  | SD | 0.0000837 | 0.000548 | 0.00548 | 0.00707 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 3.46 | 1.13 | 2.66 | 0.56 | 0.39 |
|  | Max | 0.0025 | 0.049 | 0.21 | 1.27 | 2.14 |
|  | Min | 0.0023 | 0.048 | 0.20 | 1.25 | 2.12 |
|  | Gmax | 0.956 | 1.095 | 0.730 | 1.414 | 1.434 |
|  | Gmin | 1.434 | 0.730 | 1.095 | 1.414 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-127

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.00018 | 0.0025 | 0.0068 | 0.045 | 0.53 | 1.03 | 1.98 |
|  | 2 | 0.00022 | 0.0025 | 0.0059 | 0.047 | 0.52 | 1.00 | 1.91 |
|  | 3 | 0.00021 | 0.0020 | 0.0065 | 0.048 | 0.53 | 1.02 | 1.94 |
|  | 4 | 0.00022 | 0.0021 | 0.0066 | 0.047 | 0.52 | 1.01 | 1.93 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.0022 | 0.0066 | 0.048 | 0.52 | 1.00 | 1.92 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000204 | 0.00226 | 0.00648 | 0.0470 | 0.524 | 1.012 | 1.936 |
|  | SD | 0.0000182 | 0.000230 | 0.000342 | 0.00122 | 0.00548 | 0.0130 | 0.0270 |
|  | RSD/% | 8.92 | 10.18 | 5.28 | 2.60 | 1.05 | 1.28 | 1.39 |
|  | Max | 0.00022 | 0.0025 | 0.0068 | 0.048 | 0.53 | 1.03 | 1.98 |
|  | Min | 0.00018 | 0.0020 | 0.0059 | 0.045 | 0.52 | 1.00 | 1.91 |
|  | Gmax | 0.879 | 1.043 | 0.936 | 0.820 | 1.095 | 1.385 | 1.630 |
|  | Gmin | 1.319 | 1.130 | 1.696 | 1.639 | 0.730 | 0.923 | 0.963 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-128

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.00026 | 0.0035 | 0.070 | 0.99 | 3.03 | 5.71 | 12.45 | 16.78 | 20.88 |
|  | 2 | 0.00028 | 0.0033 | 0.069 | 0.98 | 2.94 | 5.69 | 12.50 | 16.95 | 20.70 |
|  | 3 | 0.00027 | 0.0037 | 0.070 | 0.97 | 3.00 | 5.67 | 12.30 | 16.70 | 20.62 |
|  | 4 | 0.00030 | 0.0027 | 0.071 | 0.98 | 3.04 | 5.71 | 12.45 | 16.81 | 20.90 |
|  | 5 | 0.00029 | 0.0022 | 0.072 | 0.96 | 2.98 | 5.71 | 12.55 | 16.62 | 20.68 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000280 | 0.00308 | 0.0704 | 0.976 | 2.998 | 5.698 | 12.450 | 16.772 | 20.756 |
|  | SD | 0.0000158 | 0.000618 | 0.00114 | 0.0114 | 0.0402 | 0.0179 | 0.0935 | 0.124 | 0.126 |
|  | RSD/% | 5.64 | 20.06 | 1.62 | 1.17 | 1.34 | 0.31 | 0.75 | 0.74 | 0.61 |
|  | Max | 0.00030 | 0.0037 | 0.072 | 0.99 | 3.04 | 5.71 | 12.55 | 16.95 | 20.90 |
|  | Min | 0.00026 | 0.0022 | 0.069 | 0.96 | 2.94 | 5.67 | 12.30 | 16.62 | 20.62 |
|  | Gmax | 1.266 | 1.003 | 1.404 | 1.228 | 1.045 | 0.670 | 1.070 | 1.435 | 1.143 |
|  | Gmin | 1.266 | 1.424 | 1.228 | 1.404 | 1.443 | 1.564 | 1.604 | 1.226 | 1.079 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-129

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.00018 | 0.0025 | 0.049 | 0.43 |
|  | 2 | 0.00020 | 0.0024 | 0.053 | 0.48 |
|  | 3 | 0.00019 | 0.0025 | 0.048 | 0.43 |
|  | 4 | 0.00019 | 0.0027 | 0.054 | 0.44 |
|  | 5 | 0.00020 | 0.0025 | 0.050 | 0.45 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000192 | 0.00252 | 0.0508 | 0.446 |
|  | SD | 0.00000837 | 0.000110 | 0.00259 | 0.0207 |
|  | RSD/% | 4.36 | 4.37 | 5.10 | 4.64 |
|  | Max | 0.00020 | 0.0027 | 0.054 | 0.48 |
|  | Min | 0.00018 | 0.0024 | 0.048 | 0.43 |
|  | Gmax | 0.956 | 1.636 | 1.236 | 1.643 |
|  | Gmin | 1.434 | 1.091 | 1.081 | 0.773 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-130

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.00015 | 0.0024 | 0.023 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0023 | 0.024 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.0025 | 0.026 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.0026 | 0.026 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.0027 | 0.025 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000156 | 0.00250 | 0.0248 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.000158 | 0.00130 |
|  | RSD/% | 3.51 | 6.32 | 5.24 |
|  | Max | 0.00016 | 0.0027 | 0.026 |
|  | Min | 0.00015 | 0.0023 | 0.023 |
|  | Gmax | 0.730 | 1.266 | 0.923 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.266 | 1.385 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-131

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.00013 | 0.0035 | 0.011 | 0.23 |
|  | 2 | 0.00013 | 0.0037 | 0.011 | 0.23 |
|  | 3 | 0.00010 | 0.0037 | 0.012 | 0.24 |
|  | 4 | 0.00010 | 0.0043 | 0.012 | 0.24 |
|  | 5 | 0.00012 | 0.0040 | 0.013 | 0.25 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000116 | 0.00384 | 0.0118 | 0.238 |
|  | SD | 0.0000152 | 0.000313 | 0.000837 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 13.10 | 8.15 | 7.09 | 3.52 |
|  | Max | 0.00013 | 0.0043 | 0.013 | 0.25 |
|  | Min | 0.00010 | 0.0035 | 0.011 | 0.23 |
|  | Gmax | 0.921 | 1.470 | 1.434 | 1.434 |
|  | Gmin | 1.053 | 1.086 | 0.956 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-132

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.00012 | 0.00054 | 0.0083 | 0.063 | 0.16 | 2.35 | 3.80 | 5.11 |
|  | 2 | 0.00012 | 0.00054 | 0.0077 | 0.061 | 0.16 | 2.32 | 3.72 | 5.05 |
|  | 3 | 0.00010 | 0.00059 | 0.0078 | 0.063 | 0.18 | 2.33 | 3.81 | 5.16 |
|  | 4 | 0.00014 | 0.00054 | 0.0079 | 0.063 | 0.17 | 2.31 | 3.84 | 5.10 |
|  | 5 | 0.00011 | 0.00056 | 0.0080 | 0.062 | 0.18 | 2.38 | 3.85 | 5.08 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000118 | 0.000554 | 0.00794 | 0.0624 | 0.170 | 2.338 | 3.804 | 5.100 |
|  | SD | 0.0000148 | 0.0000219 | 0.000230 | 0.000894 | 0.0100 | 0.0277 | 0.0513 | 0.0406 |
|  | RSD/% | 12.54 | 3.95 | 2.45 | 1.43 | 5.88 | 1.18 | 1.35 | 0.80 |
|  | Max | 0.00014 | 0.00059 | 0.0083 | 0.063 | 0.18 | 2.38 | 3.85 | 5.16 |
|  | Min | 0.00010 | 0.00054 | 0.0077 | 0.061 | 0.16 | 2.31 | 3.72 | 5.05 |
|  | Gmax | 1.486 | 1.644 | 1.565 | 0.671 | 1.000 | 1.516 | 0.897 | 1.478 |
|  | Gmin | 1.216 | 0.639 | 1.043 | 1.566 | 1.000 | 1.011 | 1.637 | 1.232 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-133

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.00043 | 0.0023 | 0.028 | 0.25 | 0.54 | 1.48 | 2.48 |
|  | 2 | 0.00039 | 0.0022 | 0.027 | 0.26 | 0.57 | 1.41 | 2.43 |
|  | 3 | 0.00049 | 0.0023 | 0.027 | 0.24 | 0.53 | 1.42 | 2.42 |
|  | 4 | 0.00045 | 0.0028 | 0.028 | 0.25 | 0.53 | 1.40 | 2.47 |
|  | 5 | 0.00050 | 0.0026 | 0.030 | 0.24 | 0.54 | 1.45 | 2.48 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000452 | 0.00244 | 0.0280 | 0.248 | 0.542 | 1.432 | 2.456 |
|  | SD | 0.0000449 | 0.000251 | 0.00122 | 0.00837 | 0.0164 | 0.0327 | 0.0288 |
|  | RSD/% | 9.93 | 10.29 | 4.36 | 3.38 | 3.03 | 2.28 | 1.17 |
|  | Max | 0.00050 | 0.0028 | 0.030 | 0.26 | 0.57 | 1.48 | 2.48 |
|  | Min | 0.00039 | 0.0022 | 0.027 | 0.24 | 0.53 | 1.40 | 2.42 |
|  | Gmax | 1.069 | 1.434 | 1.639 | 1.434 | 1.707 | 1.468 | 0.833 |
|  | Gmin | 1.381 | 0.956 | 0.820 | 0.956 | 0.732 | 0.979 | 1.250 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-134

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.0074 | 0.046 | 0.97 | 1.55 | 3.05 | 5.45 |
|  | 2 | 0.0075 | 0.048 | 0.92 | 1.50 | 2.90 | 5.51 |
|  | 3 | 0.0078 | 0.049 | 0.95 | 1.56 | 3.03 | 5.41 |
|  | 4 | 0.0076 | 0.049 | 0.97 | 1.57 | 2.99 | 5.61 |
|  | 5 | 0.0080 | 0.052 | 0.92 | 1.54 | 3.05 | 5.55 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00766 | 0.0488 | 0.946 | 1.544 | 3.004 | 5.506 |
|  | SD | 0.000241 | 0.00217 | 0.0251 | 0.0270 | 0.0631 | 0.0792 |
|  | RSD/% | 3.15 | 4.45 | 2.65 | 1.75 | 2.10 | 1.44 |
|  | Max | 0.0080 | 0.052 | 0.97 | 1.57 | 3.05 | 5.61 |
|  | Min | 0.0074 | 0.046 | 0.92 | 1.50 | 2.90 | 5.41 |
|  | Gmax | 1.411 | 1.475 | 0.956 | 0.963 | 0.729 | 1.313 |
|  | Gmin | 1.079 | 1.290 | 1.036 | 1.630 | 1.648 | 1.212 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-135

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.00067 | 0.0030 | 0.027 | 0.14 |
|  | 2 | 0.00066 | 0.0031 | 0.026 | 0.14 |
|  | 3 | 0.00066 | 0.0031 | 0.027 | 0.13 |
|  | 4 | 0.00066 | 0.0031 | 0.027 | 0.14 |
|  | 5 | 0.00069 | 0.0031 | 0.028 | 0.13 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000668 | 0.00308 | 0.0270 | 0.136 |
|  | SD | 0.0000130 | 0.0000447 | 0.000707 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 1.95 | 1.45 | 2.62 | 4.03 |
|  | Max | 0.00069 | 0.0031 | 0.028 | 0.14 |
|  | Min | 0.00066 | 0.0030 | 0.026 | 0.13 |
|  | Gmax | 1.692 | 0.447 | 1.414 | 0.730 |
|  | Gmin | 0.615 | 1.790 | 1.414 | 1.095 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-136

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.0025 | 0.029 | 0.52 |
|  | 2 | 0.0026 | 0.031 | 0.47 |
|  | 3 | 0.0026 | 0.031 | 0.48 |
|  | 4 | 0.0026 | 0.032 | 0.52 |
|  | 5 | 0.0028 | 0.032 | 0.50 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00262 | 0.0310 | 0.498 |
|  | SD | 0.000110 | 0.00122 | 0.0228 |
|  | RSD/% | 4.20 | 3.94 | 4.58 |
|  | Max | 0.0028 | 0.032 | 0.52 |
|  | Min | 0.0025 | 0.029 | 0.47 |
|  | Gmax | 1.636 | 0.820 | 0.965 |
|  | Gmin | 1.091 | 1.639 | 1.228 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-137

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.0020 | 0.012 | 0.59 | 1.11 | 1.62 |
|  | 2 | 0.0019 | 0.011 | 0.56 | 1.05 | 1.55 |
|  | 3 | 0.0020 | 0.011 | 0.57 | 1.08 | 1.59 |
|  | 4 | 0.0018 | 0.011 | 0.57 | 1.06 | 1.59 |
|  | 5 | 0.0018 | 0.013 | 0.56 | 1.06 | 1.56 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00190 | 0.0116 | 0.570 | 1.072 | 1.582 |
|  | SD | 0.000100 | 0.000894 | 0.0122 | 0.0239 | 0.0277 |
|  | RSD/% | 5.26 | 7.71 | 2.14 | 2.23 | 1.75 |
|  | Max | 0.0020 | 0.013 | 0.59 | 1.11 | 1.62 |
|  | Min | 0.0018 | 0.011 | 0.56 | 1.05 | 1.55 |
|  | Gmax | 1.000 | 1.566 | 1.639 | 1.590 | 1.372 |
|  | Gmin | 1.000 | 0.671 | 0.820 | 0.921 | 1.155 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-138

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.0038 | 0.026 | 0.18 |
|  | 2 | 0.0037 | 0.025 | 0.19 |
|  | 3 | 0.0038 | 0.026 | 0.18 |
|  | 4 | 0.0038 | 0.026 | 0.19 |
|  | 5 | 0.0039 | 0.028 | 0.18 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00380 | 0.0262 | 0.184 |
|  | SD | 0.0000707 | 0.00110 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 1.86 | 4.20 | 2.98 |
|  | Max | 0.0039 | 0.028 | 0.19 |
|  | Min | 0.0037 | 0.025 | 0.18 |
|  | Gmax | 1.414 | 1.636 | 1.095 |
|  | Gmin | 1.414 | 1.091 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-139

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.0018 | 0.012 | 0.043 | 0.14 | 0.54 | 1.41 | 2.04 |
|  | 2 | 0.0019 | 0.013 | 0.051 | 0.14 | 0.58 | 1.52 | 2.15 |
|  | 3 | 0.0020 | 0.012 | 0.042 | 0.14 | 0.53 | 1.38 | 2.10 |
|  | 4 | 0.0018 | 0.013 | 0.048 | 0.13 | 0.54 | 1.50 | 2.08 |
|  | 5 | 0.0020 | 0.012 | 0.050 | 0.14 | 0.56 | 1.46 | 2.05 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00190 | 0.0124 | 0.0468 | 0.138 | 0.550 | 1.454 | 2.084 |
|  | SD | 0.000100 | 0.000548 | 0.00409 | 0.00447 | 0.0200 | 0.0590 | 0.0439 |
|  | RSD/% | 5.26 | 4.42 | 2.96 | 3.24 | 3.64 | 4.06 | 2.11 |
|  | Max | 0.0020 | 0.013 | 0.051 | 0.14 | 0.58 | 1.52 | 2.15 |
|  | Min | 0.0018 | 0.012 | 0.042 | 0.13 | 0.53 | 1.38 | 2.04 |
|  | Gmax | 1.000 | 1.095 | 1.027 | 0.447 | 1.500 | 1.119 | 1.503 |
|  | Gmin | 1.000 | 0.730 | 1.174 | 1.790 | 1.000 | 1.254 | 1.002 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-140

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.00042 | 0.0059 | 0.024 |
|  | 2 | 0.00040 | 0.0058 | 0.022 |
|  | 3 | 0.00045 | 0.0059 | 0.023 |
|  | 4 | 0.00060 | 0.0057 | 0.023 |
|  | 5 | 0.00035 | 0.0057 | 0.021 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000444 | 0.00580 | 0.0226 |
|  | SD | 0.0000945 | 0.000100 | 0.00114 |
|  | RSD/% | 21.28 | 1.72 | 5.04 |
|  | Max | 0.00060 | 0.0059 | 0.024 |
|  | Min | 0.00035 | 0.0057 | 0.021 |
|  | Gmax | 1.651 | 1.000 | 1.228 |
|  | Gmin | 0.995 | 1.000 | 1.404 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-141

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.0086 | 0.022 | 0.26 |
|  | 2 | 0.0090 | 0.026 | 0.25 |
|  | 3 | 0.0092 | 0.022 | 0.30 |
|  | 4 | 0.0089 | 0.024 | 0.27 |
|  | 5 | 0.0088 | 0.026 | 0.32 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00890 | 0.0240 | 0.280 |
|  | SD | 0.000224 | 0.00200 | 0.0292 |
|  | RSD/% | 2.52 | 8.33 | 10.43 |
|  | Max | 0.0090 | 0.026 | 0.32 |
|  | Min | 0.0086 | 0.022 | 0.25 |
|  | Gmax | 0.446 | 1.000 | 1.370 |
|  | Gmin | 1.339 | 1.000 | 1.027 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-142

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.0060 | 0.012 | 0.45 |
|  | 2 | 0.0062 | 0.012 | 0.42 |
|  | 3 | 0.0063 | 0.012 | 0.48 |
|  | 4 | 0.0060 | 0.011 | 0.43 |
|  | 5 | 0.0061 | 0.011 | 0.42 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00612 | 0.0116 | 0.440 |
|  | SD | 0.000130 | 0.000548 | 0.0255 |
|  | RSD/% | 2.12 | 4.72 | 5.80 |
|  | Max | 0.0063 | 0.012 | 0.48 |
|  | Min | 0.0060 | 0.011 | 0.42 |
|  | Gmax | 1.385 | 0.730 | 1.569 |
|  | Gmin | 0.923 | 1.095 | 0.784 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-143

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.0066 | 0.038 | 0.25 |
|  | 2 | 0.0066 | 0.038 | 0.23 |
|  | 3 | 0.0066 | 0.035 | 0.24 |
|  | 4 | 0.0067 | 0.035 | 0.24 |
|  | 5 | 0.0075 | 0.040 | 0.27 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00680 | 0.0372 | 0.246 |
|  | SD | 0.000394 | 0.00217 | 0.0152 |
|  | RSD/% | 5.79 | 5.83 | 6.18 |
|  | Max | 0.0075 | 0.040 | 0.27 |
|  | Min | 0.0066 | 0.035 | 0.23 |
|  | Gmax | 1.777 | 1.290 | 1.579 |
|  | Gmin | 0.508 | 1.014 | 1.053 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-144

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0.0020 | 0.044 | 0.18 | 1.15 | 1.97 |
|  | 2 | 0.0022 | 0.040 | 0.17 | 1.12 | 1.96 |
|  | 3 | 0.0020 | 0.045 | 0.18 | 1.18 | 2.08 |
|  | 4 | 0.0021 | 0.046 | 0.18 | 1.17 | 2.03 |
|  | 5 | 0.0020 | 0.044 | 0.19 | 1.22 | 2.10 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00206 | 0.0438 | 0.180 | 1.168 | 2.028 |
|  | SD | 0.0000894 | 0.00228 | 0.00707 | 0.0370 | 0.0630 |
|  | RSD/% | 4.34 | 5.21 | 3.93 | 3.17 | 3.11 |
|  | Max | 0.0022 | 0.046 | 0.19 | 1.22 | 2.10 |
|  | Min | 0.0020 | 0.040 | 0.17 | 1.12 | 1.96 |
|  | Gmax | 1.566 | 0.965 | 1.414 | 1.405 | 1.143 |
|  | Gmin | 0.671 | 1.667 | 1.414 | 1.297 | 1.079 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-145

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.00021 | 0.0024 | 0.0067 | 0.049 | 0.55 | 1.04 | 1.99 |
|  | 2 | 0.00020 | 0.0028 | 0.0069 | 0.047 | 0.55 | 1.03 | 1.94 |
|  | 3 | 0.00021 | 0.0025 | 0.0063 | 0.049 | 0.55 | 1.04 | 1.94 |
|  | 4 | 0.00021 | 0.0024 | 0.0069 | 0.049 | 0.54 | 1.01 | 1.98 |
|  | 5 | 0.00021 | 0.0024 | 0.0069 | 0.048 | 0.54 | 1.05 | 1.96 |
|  | 6 | 0.00022 | 0.0026 | 0.0068 | 0.048 | 0.54 | 1.01 | 1.96 |
|  | 7 | 0.00020 | 0.0027 | 0.0064 | 0.047 | 0.55 | 1.03 | 1.96 |
|  | 8 | 0.00020 | 0.0026 | 0.0063 | 0.049 | 0.53 | 1.02 | 1.95 |
|  | 9 | 0.00022 | 0.0026 | 0.0068 | 0.046 | 0.54 | 1.04 | 1.96 |
|  | 10 | 0.00021 | 0.0026 | 0.0066 | 0.047 | 0.55 | 0.98 | 1.94 |
|  | 11 | 0.00021 | 0.0027 | 0.0064 | 0.049 | 0.54 | 1.04 | 1.96 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000209 | 0.00257 | 0.00664 | 0.0480 | 0.544 | 1.026 | 1.958 |
|  | SD | 0.00000701 | 0.000135 | 0.000246 | 0.00110 | 0.00674 | 0.0201 | 0.0160 |
|  | RSD/% | 3.35 | 5.25 | 3.70 | 2.29 | 1.24 | 1.96 | 0.82 |
|  | Max | 0.00022 | 0.0028 | 0.0069 | 0.049 | 0.55 | 1.05 | 1.99 |
|  | Min | 0.00020 | 0.0024 | 0.0063 | 0.046 | 0.53 | 0.98 | 1.94 |
|  | Gmax | 1.569 | 1.704 | 1.057 | 0.909 | 0.890 | 1.194 | 2,000 |
|  | Gmin | 1,284 | 1.259 | 1.382 | 1.818 | 2.077 | 2.289 | 1.125 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-146

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.00032 | 0.0025 | 0.073 | 0.98 | 2.97 | 5.78 | 12.13 | 16.21 | 20.31 |
|  | 2 | 0.00031 | 0.0024 | 0.073 | 0.98 | 2.98 | 5.72 | 12.22 | 16.29 | 20.12 |
|  | 3 | 0.00033 | 0.0025 | 0.073 | 0.97 | 3.02 | 5.77 | 12.26 | 16.18 | 20.18 |
|  | 4 | 0.00035 | 0.0027 | 0.074 | 0.99 | 3.01 | 5.73 | 12.07 | 16.33 | 20.33 |
|  | 5 | 0.00037 | 0.0026 | 0.072 | 0.97 | 3.01 | 5.80 | 12.12 | 16.27 | 20.27 |
|  | 6 | 0.00034 | 0.0022* | 0.073 | 0.97 | 3.03 | 5.77 | 12.10 | 16.34 | 20.18 |
|  | 7 | 0.00034 | 0.0025 | 0.073 | 0.97 | 3.02 | 5.81 | 12.22 | 16.33 | 20.34 |
|  | 8 | 0.00033 | 0.0026 | 0.073 | 0.97 | 3.03 | 5.76 | 12.16 | 16.25 | 20.32 |
|  | 9 | 0.00037 | 0.0026 | 0.071 | 0.97 | 2.99 | 5.76 | 12.25 | 16.17 | 20.22 |
|  | 10 | 0.00034 | 0.0027 | 0.070 | 0.97 | 2.99 | 5.76 | 12.14 | 16.32 | 20.33 |
|  | 11 | 0.00035 | 0.0026 | 0.071 | 0.98 | 3.00 | 5.71 | 12.11 | 16.27 | 20.19 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000341 | 0.00254 | 0.0724 | 0.975 | 3.005 | 5.761 | 12.162 | 16.269 | 20.254 |
|  | SD | 0.0000187 | 0.000143 | 0.00121 | 0.00688 | 0.0202 | 0.0311 | 0.0651 | 0.0609 | 0.0780 |
|  | RSD/% | 5.48 | 5.63 | 1.67 | 0.71 | 0.67 | 0.54 | 0.54 | 0.37 | 0.39 |
|  | Max | 0.00037 | 0.0027 | 0.074 | 0.99 | 3.03 | 5.81 | 12.26 | 16.34 | 20.34 |
|  | Min | 0.00031 | 0.0022 | 0.070 | 0.97 | 2.97 | 5.71 | 12.07 | 16.17 | 20.12 |
|  | Gmax | 1.551 | 1.119 | 1.322 | 2.180 | 1.238 | 1.576 | 1.505 | 1.166 | 1.103 |
|  | Gmin | 1.658 | 2.378 | 1.983 | 0.727 | 1.733 | 1.640 | 1.413 | 1.626 | 1.718 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 0.0022为歧离值（保留） | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-147

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.00019 | 0.0028 | 0.057 | 0.49 |
|  | 2 | 0.00019 | 0.0028 | 0.057 | 0.48 |
|  | 3 | 0.00019 | 0.0028 | 0.055 | 0.47 |
|  | 4 | 0.00019 | 0.0028 | 0.056 | 0.48 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.0028 | 0.057 | 0.48 |
|  | 6 | 0.00019 | 0.0029 | 0.057 | 0.49 |
|  | 7 | 0.00018 | 0.0028 | 0.055 | 0.48 |
|  | 8 | 0.00019 | 0.0027 | 0.056 | 0.46 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.0028 | 0.057 | 0.47 |
|  | 10 | 0.00019 | 0.0028 | 0.055 | 0.49 |
|  | 11 | 0.00017 | 0.0028 | 0.057 | 0.47 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000185 | 0.00280 | 0.0563 | 0.478 |
|  | SD | 0.00000820 | 0.0000447 | 0.000905 | 0.00982 |
|  | RSD/% | 4.43 | 1.60 | 1.61 | 2.05 |
|  | Max | 0.00019 | 0.0029 | 0.057 | 0.49 |
|  | Min | 0.00017 | 0.0027 | 0.055 | 0.46 |
|  | Gmax | 0.610 | 2.237 | 0.773 | 1.222 |
|  | Gmin | 1.829 | 2.237 | 1.436 | 1.833 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-148

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.00016 | 0.0027 | 0.026 |
|  | 2 | 0.00016 | 0.0027 | 0.026 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.0027 | 0.026 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.0027 | 0.024 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.0027 | 0.026 |
|  | 6 | 0.00017 | 0.0025 | 0.025 |
|  | 7 | 0.00015 | 0.0027 | 0.024 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.0027 | 0.026 |
| 0 | 9 | 0.00014 | 0.0025 | 0.027 |
|  | 10 | 0.00016 | 0.0027 | 0.026 |
|  | 11 | 0.00017 | 0.0027 | 0.025 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000158 | 0.00266 | 0.0255 |
|  | SD | 0.00000874 | 0.0000809 | 0.000934 |
|  | RSD/% | 5.53 | 3.04 | 3.66 |
|  | Max | 0.00017 | 0.0027 | 0.027 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0025 | 0.024 |
|  | Gmax | 1.373 | 0.494 | 1.606 |
|  | Gmin | 2.059 | 1.978 | 1.606 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-149

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.00016 | 0.0041 | 0.011 | 0.26 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0041 | 0.011 | 0.27 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.0041 | 0.011 | 0.26 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.0041 | 0.011 | 0.26 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.0043 | 0.013 | 0.26 |
|  | 6 | 0.00016 | 0.0041 | 0.012 | 0.27 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.0040 | 0.011 | 0.26 |
|  | 8 | 0.00018 | 0.0044 | 0.011 | 0.26 |
|  | 9 | 0.00015 | 0.0041 | 0.013 | 0.25 |
|  | 10 | 0.00017 | 0.0041 | 0.012 | 0.26 |
|  | 11 | 0.00017 | 0.0041 | 0.011 | 0.26 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000165 | 0.00414 | 0.0115 | 0.261 |
|  | SD | 0.00000934 | 0.000112 | 0.000820 | 0.00539 |
|  | RSD/% | 5.66 | 2.71 | 7.13 | 2.07 |
|  | Max | 0.00018 | 0.0044 | 0.013 | 0.27 |
|  | Min | 0.00015 | 0.0040 | 0.011 | 0.25 |
|  | Gmax | 1.606 | 2.321 | 1.829 | 1.670 |
|  | Gmin | 1.606 | 1.250 | 0.610 | 2.041 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-150

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.00012 | 0.00058 | 0.0083 | 0.065 | 0.19 | 2.44 | 4.02 | 5.21 |
|  | 2 | 0.00012 | 0.00056 | 0.0081 | 0.067 | 0.19 | 2.42 | 4.06 | 5.23 |
|  | 3 | 0.00011 | 0.00056 | 0.0083 | 0.064 | 0.19 | 2.38 | 4.06 | 5.22 |
|  | 4 | 0.00013 | 0.00056 | 0.0083 | 0.065 | 0.19 | 2.44 | 4.01 | 5.20 |
|  | 5 | 0.00012 | 0.00056 | 0.0083 | 0.064 | 0.19 | 2.43 | 4.03 | 5.27 |
|  | 6 | 0.00011 | 0.00054 | 0.0079 | 0.065 | 0.18 | 2.41 | 4.07 | 5.30 |
|  | 7 | 0.00013 | 0.00057 | 0.0083 | 0.065 | 0.19 | 2.42 | 4.03 | 5.27 |
|  | 8 | 0.00011 | 0.00056 | 0.0081 | 0.065 | 0.19 | 2.39 | 4.07 | 5.29 |
|  | 9 | 0.00013 | 0.00057 | 0.0083 | 0.065 | 0.19 | 2.45 | 4.00 | 5.18 |
|  | 10 | 0.00012 | 0.00058 | 0.0083 | 0.066 | 0.18 | 2.42 | 4.01 | 5.23 |
|  | 11 | 0.00012 | 0.00057 | 0.0080 | 0.065 | 0.19 | 2.46 | 4.03 | 5.19 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000120 | 0.000565 | 0.00820 | 0.0651 | 0.188 | 2.424 | 4.035 | 5.235 |
|  | SD | 0.00000775 | 0.0000113 | 0.000148 | 0.000831 | 0.00405 | 0.0242 | 0.0254 | 0.0411 |
|  | RSD/% | 6.46 | 2.00 | 1.80 | 1.28 | 2.15 | 1.00 | 0.63 | 0.79 |
|  | Max | 0.00013 | 0.00058 | 0.0083 | 0.067 | 0.19 | 2.46 | 4.07 | 5.30 |
|  | Min | 0.00011 | 0.00054 | 0.0079 | 0.064 | 0.18 | 2.38 | 4.00 | 5.18 |
|  | Gmax | 1.290 | 1.327 | 0.676 | 2.286 | 0.494 | 1.488 | 1.378 | 1.582 |
|  | Gmin | 1.290 | 2.212 | 2.027 | 1.324 | 1.975 | 1.818 | 1.378 | 1.338 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-151

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.00049 | 0.0027 | 0.035 | 0.26 | 0.54 | 1.50 | 2.58 |
|  | 2 | 0.00048 | 0.0027 | 0.032 | 0.28 | 0.55 | 1.51 | 2.52 |
|  | 3 | 0.00051 | 0.0027 | 0.035 | 0.26 | 0.55 | 1.51 | 2.56 |
|  | 4 | 0.00048 | 0.0028 | 0.035 | 0.26 | 0.54 | 1.51 | 2.50 |
|  | 5 | 0.00049 | 0.0027 | 0.033 | 0.26 | 0.55 | 1.50 | 2.53 |
|  | 6 | 0.00048 | 0.0028 | 0.033 | 0.27 | 0.55 | 1.52 | 2.51 |
|  | 7 | 0.00047 | 0.0028 | 0.035 | 0.26 | 0.55 | 1.50 | 2.51 |
|  | 8 | 0.00049 | 0.0028 | 0.035 | 0.25 | 0.57* | 1.50 | 2.59 |
|  | 9 | 0.00050 | 0.0027 | 0.035 | 0.29 | 0.55 | 1.51 | 2.62 |
|  | 10 | 0.00051 | 0.0027 | 0.033 | 0.28 | 0.54 | 1.51 | 2.56 |
|  | 11 | 0.00049 | 0.0028 | 0.034 | 0.27 | 0.55 | 1.53 | 2.60 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000490 | 0.00275 | 0.0341 | 0.267 | 0.549 | 1.509 | 2.553 |
|  | SD | 0.0000126 | 0.0000522 | 0.00114 | 0.0119 | 0.00831 | 0.00944 | 0.0413 |
|  | RSD/% | 2.57 | 1.90 | 3.34 | 4.46 | 1.51 | 0.63 | 1.62 |
|  | Max | 0.00051 | 0.0028 | 0.035 | 0.29 | 0.57 | 1.53 | 2.62 |
|  | Min | 0.00047 | 0.0027 | 0.032 | 0.25 | 0.54 | 1.50 | 2.50 |
|  | Gmax | 1.587 | 0.958 | 0.789 | 1.933 | 2.527 | 2.225 | 1.622 |
|  | Gmin | 1.587 | 0.958 | 1.842 | 1.429 | 1.083 | 0.953 | 1.283 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 0.57为歧离值（保留） | 无异常 | 无异常 |

附表 2-152

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.0090 | 0.052 | 0.97 | 1.56 | 3.11 | 5.57 |
|  | 2 | 0.0090 | 0.051 | 0.97 | 1.56 | 3.09 | 5.58 |
|  | 3 | 0.0087 | 0.051 | 0.97 | 1.56 | 3.10 | 5.50 |
|  | 4 | 0.0090 | 0.051 | 0.98 | 1.56 | 3.07 | 5.55 |
|  | 5 | 0.0090 | 0.053 | 0.96 | 1.54 | 3.07 | 5.52 |
|  | 6 | 0.0090 | 0.051 | 0.96 | 1.56 | 3.04 | 5.59 |
|  | 7 | 0.0088 | 0.051 | 0.95 | 1.53 | 3.11 | 5.59 |
|  | 8 | 0.0090 | 0.051 | 0.96 | 1.52 | 3.05 | 5.61 |
|  | 9 | 0.0088 | 0.051 | 0.97 | 1.56 | 3.06 | 5.53 |
|  | 10 | 0.0090 | 0.051 | 0.95 | 1.53 | 3.02 | 5.55 |
|  | 11 | 0.0090 | 0.053 | 0.97 | 1.54 | 3.09 | 5.59 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00894 | 0.0515 | 0.965 | 1.548 | 3.074 | 5.562 |
|  | SD | 0.000112 | 0.000820 | 0.00934 | 0.0156 | 0.0294 | 0.0346 |
|  | RSD/% | 1.25 | 1.59 | 0.97 | 1.01 | 0.96 | 0.62 |
|  | Max | 0.0090 | 0.053 | 0.98 | 1.56 | 3.11 | 5.61 |
|  | Min | 0.0087 | 0.051 | 0.95 | 1.52 | 3.02 | 5.50 |
|  | Gmax | 0.536 | 1.829 | 1.606 | 0.769 | 1.224 | 1.387 |
|  | Gmin | 2.143 | 0.610 | 1.606 | 1.795 | 1.837 | 1.792 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-153

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.00071 | 0.0034 | 0.033 | 0.14 |
|  | 2 | 0.00072 | 0.0032 | 0.032 | 0.17 |
|  | 3 | 0.00073 | 0.0034 | 0.032 | 0.16 |
|  | 4 | 0.00072 | 0.0031 | 0.030 | 0.16 |
|  | 5 | 0.00072 | 0.0030 | 0.029 | 0.15 |
|  | 6 | 0.00071 | 0.0030 | 0.031 | 0.16 |
|  | 7 | 0.00073 | 0.0031 | 0.032 | 0.16 |
|  | 8 | 0.00077* | 0.0032 | 0.032 | 0.16 |
|  | 9 | 0.00072 | 0.0031 | 0.032 | 0.15 |
|  | 10 | 0.00070 | 0.0031 | 0.030 | 0.17 |
|  | 11 | 0.00074 | 0.0030 | 0.030 | 0.17 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000725 | 0.00315 | 0.0312 | 0.159 |
|  | SD | 0.0000186 | 0.000144 | 0.00125 | 0.00944 |
|  | RSD/% | 2.47 | 4.57 | 4.01 | 5.94 |
|  | Max | 0.00077 | 0.0034 | 0.033 | 0.17 |
|  | Min | 0.00070 | 0.0030 | 0.029 | 0.14 |
|  | Gmax | 2.419 | 1.736 | 1.440 | 1.165 |
|  | Gmin | 1.344 | 1.042 | 1.760 | 2.013 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 0.00077为歧离值（保留） | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-154

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.0031 | 0.030 | 0.57 |
|  | 2 | 0.0031 | 0.031 | 0.54 |
|  | 3 | 0.0032 | 0.030 | 0.55 |
|  | 4 | 0.0032 | 0.031 | 0.53 |
|  | 5 | 0.0032 | 0.029 | 0.53 |
|  | 6 | 0.0031 | 0.030 | 0.53 |
|  | 7 | 0.0030 | 0.030 | 0.51 |
|  | 8 | 0.0031 | 0.027* | 0.55 |
|  | 9 | 0.0031 | 0.030 | 0.52 |
|  | 10 | 0.0031 | 0.029 | 0.52 |
|  | 11 | 0.0031 | 0.030 | 0.56 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00312 | 0.0297 | 0.537 |
|  | SD | 0.0000603 | 0.00110 | 0.0185 |
|  | RSD/% | 1.93 | 3.70 | 3.45 |
|  | Max | 0.0032 | 0.031 | 0.57 |
|  | Min | 0.0030 | 0.027 | 0.51 |
|  | Gmax | 1.327 | 1.182 | 1.784 |
|  | Gmin | 1.990 | 2.455 | 1.459 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 0.027为歧离值（保留） | 无异常 |

附表 2-155

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.0017 | 0.012 | 0.58 | 1.05 | 1.57 |
|  | 2 | 0.0016 | 0.012 | 0.58 | 1.05 | 1.57 |
|  | 3 | 0.0016 | 0.011 | 0.56 | 1.05 | 1.57 |
|  | 4 | 0.0016 | 0.012 | 0.57 | 1.06 | 1.59 |
|  | 5 | 0.0018 | 0.012 | 0.58 | 1.05 | 1.60 |
|  | 6 | 0.0016 | 0.012 | 0.57 | 1.07 | 1.57 |
|  | 7 | 0.0016 | 0.012 | 0.58 | 1.05 | 1.58 |
|  | 8 | 0.0017 | 0.012 | 0.56 | 1.05 | 1.60 |
|  | 9 | 0.0018 | 0.011 | 0.58 | 1.09* | 1.59 |
|  | 10 | 0.0016 | 0.012 | 0.58 | 1.05 | 1.58 |
|  | 11 | 0.0016 | 0.012 | 0.58 | 1.07 | 1.59 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00165 | 0.0118 | 0.575 | 1.058 | 1.583 |
|  | SD | 0.0000820 | 0.000405 | 0.00820 | 0.0133 | 0.0119 |
|  | RSD/% | 4.97 | 3.43 | 1.43 | 1.26 | 0.75 |
|  | Max | 0.0018 | 0.012 | 0.58 | 1.09 | 1.60 |
|  | Min | 0.0016 | 0.011 | 0.56 | 1.05 | 1.57 |
|  | Gmax | 1.829 | 0.494 | 0.610 | 2.406 | 1.429 |
|  | Gmin | 0.610 | 1.975 | 1.829 | 0.602 | 1.092 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 1.09为歧离值（保留） | 无异常 |

附表 2-156

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.0042 | 0.028 | 0.21 |
|  | 2 | 0.0041 | 0.027 | 0.20 |
|  | 3 | 0.0041 | 0.027 | 0.21 |
|  | 4 | 0.0041 | 0.029 | 0.20 |
|  | 5 | 0.0042 | 0.029 | 0.20 |
|  | 6 | 0.0042 | 0.027 | 0.19 |
|  | 7 | 0.0041 | 0.030 | 0.20 |
|  | 8 | 0.0042 | 0.029 | 0.20 |
|  | 9 | 0.0042 | 0.027 | 0.20 |
|  | 10 | 0.0042 | 0.029 | 0.20 |
|  | 11 | 0.0041 | 0.029 | 0.20 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00415 | 0.0283 | 0.201 |
|  | SD | 0.0000522 | 0.00110 | 0.00539 |
|  | RSD/% | 1.26 | 3.89 | 2.68 |
|  | Max | 0.0042 | 0.030 | 0.21 |
|  | Min | 0.0041 | 0.027 | 0.19 |
|  | Gmax | 0.958 | 1.545 | 1.670 |
|  | Gmin | 0.958 | 1.182 | 2.041 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-157

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.0023 | 0.016 | 0.051 | 0.11 | 0.52 | 1.51 | 2.09 |
|  | 2 | 0.0017 | 0.014 | 0.050 | 0.12 | 0.52 | 1.54 | 2.17 |
|  | 3 | 0.0022 | 0.014 | 0.051 | 0.11 | 0.52 | 1.52 | 2.08 |
|  | 4 | 0.0019 | 0.015 | 0.051 | 0.10 | 0.52 | 1.54 | 2.16 |
|  | 5 | 0.0018 | 0.012 | 0.051 | 0.11 | 0.53 | 1.55 | 2.11 |
|  | 6 | 0.0022 | 0.014 | 0.052 | 0.11 | 0.53 | 1.53 | 2.15 |
|  | 7 | 0.0019 | 0.014 | 0.050 | 0.11 | 0.53 | 1.52 | 2.05 |
|  | 8 | 0.0021 | 0.012 | 0.051 | 0.11 | 0.52 | 1.51 | 2.20 |
|  | 9 | 0.0017 | 0.013 | 0.051 | 0.12 | 0.54 | 1.54 | 2.11 |
|  | 10 | 0.0019 | 0.015 | 0.053 | 0.11 | 0.52 | 1.56 | 2.15 |
|  | 11 | 0.0021 | 0.013 | 0.054 | 0.10 | 0.53 | 1.54 | 2.21 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00198 | 0.0138 | 0.0514 | 0.110 | 0.525 | 1.533 | 2.135 |
|  | SD | 0.000209 | 0.00125 | 0.00121 | 0.00632 | 0.00688 | 0.0162 | 0.0507 |
|  | RSD/% | 10.56 | 9.06 | 2.35 | 5.75 | 1.31 | 1.06 | 2.37 |
|  | Max | 0.0023 | 0.016 | 0.054 | 0.12 | 0.54 | 1.56 | 2.21 |
|  | Min | 0.0017 | 0.012 | 0.050 | 0.10 | 0.52 | 1.51 | 2.05 |
|  | Gmax | 1.531 | 1.760 | 2.149 | 1.582 | 2.180 | 1.667 | 1.479 |
|  | Gmin | 1.340 | 1.440 | 1.157 | 1.582 | 0.727 | 1.420 | 1.677 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-158

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.00035 | 0.0061 | 0.021 |
|  | 2 | 0.00033 | 0.0062 | 0.020 |
|  | 3 | 0.00035 | 0.0061 | 0.021 |
|  | 4 | 0.00033 | 0.0062 | 0.021 |
|  | 5 | 0.00031 | 0.0061 | 0.021 |
|  | 6 | 0.00032 | 0.0061 | 0.021 |
|  | 7 | 0.00032 | 0.0059 | 0.021 |
|  | 8 | 0.00033 | 0.0061 | 0.021 |
|  | 9 | 0.00033 | 0.0060 | 0.022 |
|  | 10 | 0.00035 | 0.0060 | 0.022 |
|  | 11 | 0.00033 | 0.0061 | 0.022 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000332 | 0.00608 | 0.0212 |
|  | SD | 0.0000133 | 0.0000874 | 0.000603 |
|  | RSD/% | 4.01 | 1.44 | 2.84 |
|  | Max | 0.00035 | 0.0062 | 0.022 |
|  | Min | 0.00031 | 0.0059 | 0.020 |
|  | Gmax | 1.353 | 1.373 | 1.327 |
|  | Gmin | 1.654 | 2.059 | 1.990 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-159

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.0092 | 0.029 | 0.35 |
|  | 2 | 0.0095 | 0.027 | 0.34 |
|  | 3 | 0.0097 | 0.027 | 0.34 |
|  | 4 | 0.0095 | 0.027 | 0.32 |
|  | 5 | 0.0097 | 0.027 | 0.35 |
|  | 6 | 0.0097 | 0.029 | 0.35 |
|  | 7 | 0.0096 | 0.027 | 0.35 |
|  | 8 | 0.0089 | 0.028 | 0.36 |
|  | 9 | 0.0093 | 0.029 | 0.36 |
|  | 10 | 0.0090 | 0.027 | 0.35 |
|  | 11 | 0.0088 | 0.029 | 0.36 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00935 | 0.0278 | 0.348 |
|  | SD | 0.000336 | 0.000982 | 0.0117 |
|  | RSD/% | 3.59 | 3.53 | 3.36 |
|  | Max | 0.0097 | 0.029 | 0.36 |
|  | Min | 0.0088 | 0.027 | 0.34 |
|  | Gmax | 1.042 | 1.222 | 1.026 |
|  | Gmin | 1.637 | 0.815 | 0.684 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-160

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.0068 | 0.012 | 0.48 |
|  | 2 | 0.0067 | 0.015 | 0.48 |
|  | 3 | 0.0067 | 0.015 | 0.46 |
|  | 4 | 0.0067 | 0.013 | 0.51 |
|  | 5 | 0.0066 | 0.012 | 0.49 |
|  | 6 | 0.0067 | 0.014 | 0.48 |
|  | 7 | 0.0068 | 0.012 | 0.49 |
|  | 8 | 0.0066 | 0.015 | 0.48 |
|  | 9 | 0.0067 | 0.015 | 0.48 |
|  | 10 | 0.0067 | 0.014 | 0.49 |
|  | 11 | 0.0064* | 0.014 | 0.50 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00667 | 0.0137 | 0.485 |
|  | SD | 0.000110 | 0.00127 | 0.0129 |
|  | RSD/% | 1.65 | 9.27 | 2.66 |
|  | Max | 0.0068 | 0.015 | 0.51 |
|  | Min | 0.0064 | 0.012 | 0.46 |
|  | Gmax | 1.182 | 1.024 | 1.938 |
|  | Gmin | 2.455 | 1.339 | 1.938 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 0.0064为歧离值（保留） | 无异常 | 无异常 |

附表 2-161

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.0081 | 0.046 | 0.28 |
|  | 2 | 0.0081 | 0.046 | 0.28 |
|  | 3 | 0.0079 | 0.042 | 0.30 |
|  | 4 | 0.0081 | 0.044 | 0.30 |
|  | 5 | 0.0081 | 0.045 | 0.29 |
|  | 6 | 0.0078 | 0.042 | 0.29 |
|  | 7 | 0.0080 | 0.039 | 0.29 |
|  | 8 | 0.0081 | 0.040 | 0.29 |
|  | 9 | 0.0080 | 0.041 | 0.29 |
|  | 10 | 0.0078 | 0.040 | 0.28 |
|  | 11 | 0.0081 | 0.045 | 0.31 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00801 | 0.0427 | 0.291 |
|  | SD | 0.000122 | 0.00257 | 0.00944 |
|  | RSD/% | 1.52 | 6.02 | 3.24 |
|  | Max | 0.0081 | 0.046 | 0.31 |
|  | Min | 0.0078 | 0.039 | 0.28 |
|  | Gmax | 0.738 | 1.284 | 2.013 |
|  | Gmin | 1.721 | 1.440 | 1.165 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-162

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 | 0.0023 | 0.045 | 0.21 | 1.23 | 2.08 |
|  | 2 | 0.0024 | 0.045 | 0.21 | 1.23 | 2.11 |
|  | 3 | 0.0023 | 0.045 | 0.21 | 1.24 | 2.10 |
|  | 4 | 0.0023 | 0.045 | 0.21 | 1.24 | 2.09 |
|  | 5 | 0.0023 | 0.045 | 0.20 | 1.23 | 2.09 |
|  | 6 | 0.0023 | 0.047** | 0.21 | 1.23 | 2.10 |
|  | 7 | 0.0024 | 0.045 | 0.20 | 1.24 | 2.10 |
|  | 8 | 0.0026 | 0.045 | 0.20 | 1.23 | 2.11 |
|  | 9 | 0.0023 | 0.046 | 0.20 | 1.25 | 2.08 |
|  | 10 | 0.0023 | 0.045 | 0.20 | 1.23 | 2.08 |
|  | 11 | 0.0026 | 0.045 | 0.21 | 1.23 | 2.08 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00237 | 0.0453 | 0.205 | 1.235 | 2.093 |
|  | SD | 0.000119 | 0.000647 | 0.00522 | 0.00688 | 0.0119 |
|  | RSD/% | 8.02 | 1.43 | 2.55 | 0.56 | 0.57 |
|  | Max | 0.0026 | 0.047 | 0.21 | 1.25 | 2.11 |
|  | Min | 0.0023 | 0.045 | 0.20 | 1.23 | 2.08 |
|  | Gmax | 1.933 | 2.628 | 0.958 | 2.180 | 1.429 |
|  | Gmin | 0.588 | 0.464 | 0.958 | 0.727 | 1.092 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 0.047为离群值（舍弃） | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-163

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.00019 | 0.0022 | 0.0066 | 0.048 | 0.54 | 1.01 | 1.93 |
|  | 2 | 0.00019 | 0.0021 | 0.0068 | 0.047 | 0.53 | 1.00 | 1.96 |
|  | 3 | 0.00020 | 0.0022 | 0.0066 | 0.047 | 0.54 | 0.98 | 1.94 |
|  | 4 | 0.00022 | 0.0022 | 0.0067 | 0.049 | 0.53 | 1.03 | 1.94 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.0021 | 0.0066 | 0.051 | 0.54 | 0.99 | 1.93 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000198 | 0.00216 | 0.00666 | 0.0484 | 0.536 | 1.002 | 1.940 |
|  | SD | 0.0000130 | 0.0000548 | 0.0000894 | 0.00167 | 0.00548 | 0.0192 | 0.0122 |
|  | RSD/% | 6.57 | 2.54 | 1.34 | 3.45 | 1.02 | 1.92 | 0.63 |
|  | Max | 0.00022 | 0.0022 | 0.0068 | 0.051 | 0.54 | 1.03 | 1.96 |
|  | Min | 0.00019 | 0.0021 | 0.0066 | 0.047 | 0.53 | 0.98 | 1.93 |
|  | Gmax | 1.692 | 0.730 | 1.566 | 1.557 | 0.730 | 1.458 | 1.639 |
|  | Gmin | 0.615 | 1.095 | 0.671 | 0.838 | 1.095 | 1.146 | 0.820 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-164

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.00030 | 0.0027 | 0.071 | 0.95 | 2.96 | 5.77 | 12.23 | 16.38 | 20.34 |
|  | 2 | 0.00031 | 0.0026 | 0.072 | 0.96 | 2.98 | 5.79 | 12.20 | 16.44 | 20.38 |
|  | 3 | 0.00033 | 0.0028 | 0.072 | 0.96 | 3.00 | 5.83 | 12.18 | 16.35 | 20.34 |
|  | 4 | 0.00028 | 0.0028 | 0.070 | 0.95 | 3.01 | 5.77 | 12.07 | 16.24 | 20.01 |
|  | 5 | 0.00029 | 0.0027 | 0.070 | 0.97 | 2.97 | 5.65 | 12.05 | 16.31 | 20.07 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000302 | 0.00272 | 0.071 | 0.958 | 2.984 | 5.762 | 12.146 | 16.344 | 20.228 |
|  | SD | 0.0000192 | 0.0000837 | 0.00100 | 0.00837 | 0.0207 | 0.0672 | 0.0808 | 0.0750 | 0.174 |
|  | RSD/% | 6.36 | 3.08 | 1.41 | 0.87 | 0.69 | 1.17 | 0.67 | 0.46 | 0.86 |
|  | Max | 0.00033 | 0.0028 | 0.072 | 0.97 | 3.01 | 5.83 | 12.23 | 16.44 | 20.38 |
|  | Min | 0.00028 | 0.0026 | 0.070 | 0.95 | 2.96 | 5.65 | 12.05 | 16.24 | 20.01 |
|  | Gmax | 1.458 | 0.956 | 1.000 | 1.434 | 1.256 | 1.012 | 1.040 | 1.280 | 0.874 |
|  | Gmin | 1.146 | 1.434 | 1.000 | 0.956 | 1.159 | 1.667 | 1.188 | 1.387 | 1.253 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-165

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.00019 | 0.0026 | 0.053 | 0.49 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.0027 | 0.054 | 0.47 |
|  | 3 | 0.00018 | 0.0027 | 0.053 | 0.47 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.0027 | 0.053 | 0.46 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.0027 | 0.054 | 0.46 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000182 | 0.00268 | 0.0534 | 0.470 |
|  | SD | 0.00000837 | 0.0000447 | 0.000548 | 0.0122 |
|  | RSD/% | 4.60 | 1.67 | 1.03 | 2.60 |
|  | Max | 0.00019 | 0.0027 | 0.054 | 0.49 |
|  | Min | 0.00017 | 0.0026 | 0.053 | 0.46 |
|  | Gmax | 0.956 | 0.447 | 1.095 | 1.639 |
|  | Gmin | 1.434 | 1.790 | 0.730 | 0.820 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-166

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.00012 | 0.0025 | 0.023 |
|  | 2 | 0.00013 | 0.0026 | 0.027 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.0026 | 0.025 |
|  | 4 | 0.00012 | 0.0026 | 0.025 |
|  | 5 | 0.00014 | 0.0026 | 0.026 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000134 | 0.00258 | 0.0252 |
|  | SD | 0.0000167 | 0.0000447 | 0.00148 |
|  | RSD/% | 12.46 | 1.73 | 5.87 |
|  | Max | 0.00016 | 0.0026 | 0.027 |
|  | Min | 0.00012 | 0.0025 | 0.023 |
|  | Gmax | 1.557 | 0.447 | 1.216 |
|  | Gmin | 0.838 | 1.790 | 1.486 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-167

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.00017 | 0.0039 | 0.012 | 0.24 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0041 | 0.012 | 0.24 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.0041 | 0.011 | 0.25 |
|  | 4 | 0.00014 | 0.0041 | 0.012 | 0.26 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.0042 | 0.011 | 0.25 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000154 | 0.00408 | 0.0116 | 0.248 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.000110 | 0.000548 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 7.40 | 2.70 | 4.72 | 3.38 |
|  | Max | 0.00017 | 0.0042 | 0.012 | 0.26 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0039 | 0.011 | 0.24 |
|  | Gmax | 1.404 | 1.091 | 0.730 | 1.434 |
|  | Gmin | 1.228 | 1.636 | 1.095 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-168

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.00017 | 0.00055 | 0.0081 | 0.064 | 0.18 | 2.38 | 3.98 | 5.21 |
|  | 2 | 0.00016 | 0.00055 | 0.0079 | 0.063 | 0.17 | 2.35 | 4.02 | 5.19 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.00057 | 0.0079 | 0.066 | 0.19 | 2.34 | 4.02 | 5.17 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.00055 | 0.0083 | 0.065 | 0.18 | 2.38 | 4.00 | 5.18 |
|  | 5 | 0.00014 | 0.00057 | 0.0081 | 0.065 | 0.18 | 2.38 | 4.01 | 5.19 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000156 | 0.000558 | 0.00806 | 0.0646 | 0.180 | 2.366 | 4.006 | 5.188 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.0000110 | 0.000167 | 0.00114 | 0.00707 | 0.0195 | 0.0167 | 0.0148 |
|  | RSD/% | 7.31 | 1.97 | 2.07 | 1.76 | 3.93 | 0.82 | 0.42 | 0.29 |
|  | Max | 0.00017 | 0.00057 | 0.0083 | 0.066 | 0.19 | 2.38 | 4.02 | 5.21 |
|  | Min | 0.00014 | 0.00055 | 0.0079 | 0.063 | 0.17 | 2.34 | 3.98 | 5.17 |
|  | Gmax | 1.228 | 1.091 | 1.437 | 1.228 | 1.414 | 0.718 | 0.838 | 1.486 |
|  | Gmin | 1.404 | 0.727 | 0.958 | 1.404 | 1.414 | 1.333 | 1.557 | 1.216 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-169

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.00046 | 0.0027 | 0.032 | 0.28 | 0.54 | 1.47 | 2.52 |
|  | 2 | 0.00044 | 0.0028 | 0.031 | 0.28 | 0.56 | 1.47 | 2.49 |
|  | 3 | 0.00046 | 0.0027 | 0.033 | 0.28 | 0.57 | 1.49 | 2.55 |
|  | 4 | 0.00048 | 0.0027 | 0.032 | 0.29 | 0.56 | 1.48 | 2.50 |
|  | 5 | 0.00044 | 0.0027 | 0.033 | 0.29 | 0.57 | 1.42 | 2.47 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000456 | 0.00272 | 0.0322 | 0.284 | 0.560 | 1.466 | 2.506 |
|  | SD | 0.0000167 | 0.0000447 | 0.000837 | 0.00548 | 0.0122 | 0.0270 | 0.0305 |
|  | RSD/% | 3.66 | 1.64 | 2.60 | 1.93 | 2.18 | 1.84 | 1.22 |
|  | Max | 0.00048 | 0.0028 | 0.033 | 0.29 | 0.57 | 1.49 | 2.55 |
|  | Min | 0.00044 | 0.0027 | 0.031 | 0.28 | 0.54 | 1.42 | 2.47 |
|  | Gmax | 1.437 | 1.790 | 0.956 | 1.095 | 0.820 | 0.889 | 1.443 |
|  | Gmin | 0.958 | 0.447 | 1.434 | 0.730 | 1.639 | 1.704 | 1.180 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-170

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.0080 | 0.052 | 0.94 | 1.54 | 3.08 | 5.66 |
|  | 2 | 0.0085 | 0.052 | 0.93 | 1.56 | 3.08 | 5.54 |
|  | 3 | 0.0078 | 0.053 | 0.95 | 1.51 | 2.98 | 5.55 |
|  | 4 | 0.0079 | 0.053 | 0.96 | 1.53 | 3.09 | 5.59 |
|  | 5 | 0.0082 | 0.052 | 0.94 | 1.55 | 3.06 | 5.63 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00808 | 0.0524 | 0.944 | 1.538 | 3.058 | 5.594 |
|  | SD | 0.000278 | 0.000548 | 0.0114 | 0.0192 | 0.0449 | 0.0513 |
|  | RSD/% | 3.44 | 1.05 | 1.21 | 1.25 | 1.47 | 0.92 |
|  | Max | 0.0085 | 0.053 | 0.96 | 1.56 | 3.09 | 5.66 |
|  | Min | 0.0078 | 0.052 | 0.93 | 1.51 | 2.98 | 5.54 |
|  | Gmax | 1.511 | 1.095 | 1.404 | 1.146 | 0.713 | 1.287 |
|  | Gmin | 1.007 | 0.730 | 1.228 | 1.458 | 1.737 | 1.053 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-171

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.00068 | 0.0032 | 0.031 | 0.16 |
|  | 2 | 0.00068 | 0.0034 | 0.030 | 0.15 |
|  | 3 | 0.00068 | 0.0031 | 0.029 | 0.15 |
|  | 4 | 0.00071 | 0.0033 | 0.030 | 0.14 |
|  | 5 | 0.00068 | 0.0031 | 0.031 | 0.15 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000686 | 0.00322 | 0.0302 | 0.150 |
|  | SD | 0.0000134 | 0.000130 | 0.000837 | 0.00707 |
|  | RSD/% | 1.95 | 4.04 | 2.77 | 4.71 |
|  | Max | 0.00071 | 0.0034 | 0.031 | 0.16 |
|  | Min | 0.00068 | 0.0031 | 0.029 | 0.14 |
|  | Gmax | 1.791 | 1.385 | 0.956 | 1.414 |
|  | Gmin | 0.447 | 0.923 | 1.434 | 1.414 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-172

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.0029 | 0.032 | 0.53 |
|  | 2 | 0.0029 | 0.032 | 0.55 |
|  | 3 | 0.0030 | 0.033 | 0.54 |
|  | 4 | 0.0030 | 0.034 | 0.54 |
|  | 5 | 0.0030 | 0.032 | 0.55 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00296 | 0.0326 | 0.542 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000894 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 1.85 | 2.74 | 1.54 |
|  | Max | 0.0030 | 0.034 | 0.55 |
|  | Min | 0.0029 | 0.032 | 0.53 |
|  | Gmax | 0.730 | 1.566 | 0.956 |
|  | Gmin | 1.095 | 0.671 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-173

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.0019 | 0.010 | 0.56 | 1.02 | 1.54 |
|  | 2 | 0.0018 | 0.011 | 0.58 | 1.04 | 1.55 |
|  | 3 | 0.0019 | 0.011 | 0.58 | 1.05 | 1.58 |
|  | 4 | 0.0019 | 0.011 | 0.57 | 1.03 | 1.57 |
|  | 5 | 0.0020 | 0.011 | 0.56 | 1.04 | 1.56 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00190 | 0.0108 | 0.570 | 1.036 | 1.560 |
|  | SD | 0.0000707 | 0.000447 | 0.0100 | 0.0114 | 0.0158 |
|  | RSD/% | 3.72 | 4.14 | 1.75 | 1.10 | 1.01 |
|  | Max | 0.0020 | 0.011 | 0.58 | 1.05 | 1.58 |
|  | Min | 0.0018 | 0.010 | 0.56 | 1.02 | 1.54 |
|  | Gmax | 1.414 | 0.447 | 1.000 | 1.228 | 1.266 |
|  | Gmin | 1.414 | 1.790 | 1.000 | 1.404 | 1.266 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-174

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 2 | 0.0041 | 0.028 | 0.22 |
|  | 3 | 0.0042 | 0.028 | 0.19 |
|  | 4 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 5 | 0.0041 | 0.027 | 0.19 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00412 | 0.0278 | 0.196 |
|  | SD | 0.0000447 | 0.000447 | 0.0134 |
|  | RSD/% | 1.08 | 1.61 | 6.84 |
|  | Max | 0.0042 | 0.028 | 0.22 |
|  | Min | 0.0041 | 0.027 | 0.19 |
|  | Gmax | 1.790 | 0.447 | 1.791 |
|  | Gmin | 0.447 | 1.790 | 0.448 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-175

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.0019 | 0.013 | 0.054 | 0.13 | 0.55 | 1.45 | 2.06 |
|  | 2 | 0.0018 | 0.013 | 0.052 | 0.13 | 0.54 | 1.51 | 2.21 |
|  | 3 | 0.0021 | 0.013 | 0.054 | 0.14 | 0.54 | 1.52 | 2.11 |
|  | 4 | 0.0018 | 0.014 | 0.053 | 0.13 | 0.56 | 1.52 | 2.12 |
|  | 5 | 0.0018 | 0.013 | 0.056 | 0.14 | 0.55 | 1.55 | 2.15 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00188 | 0.0132 | 0.0538 | 0.134 | 0.548 | 1.510 | 2.130 |
|  | SD | 0.000130 | 0.000447 | 0.00148 | 0.00548 | 0.00837 | 0.0367 | 0.0552 |
|  | RSD/% | 6.91 | 3.39 | 2.75 | 4.09 | 1.53 | 2.43 | 2.59 |
|  | Max | 0.0021 | 0.014 | 0.056 | 0.14 | 0.56 | 1.55 | 2.21 |
|  | Min | 0.0018 | 0.013 | 0.052 | 0.13 | 0.54 | 1.45 | 2.06 |
|  | Gmax | 1.692 | 1.790 | 1.486 | 1.095 | 1.434 | 1.090 | 1.449 |
|  | Gmin | 0.615 | 0.447 | 1.216 | 0.730 | 0.956 | 1.635 | 1.268 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-176

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.00032 | 0.0059 | 0.025 |
|  | 2 | 0.00033 | 0.0058 | 0.024 |
|  | 3 | 0.00036 | 0.0058 | 0.022 |
|  | 4 | 0.00031 | 0.0058 | 0.025 |
|  | 5 | 0.00036 | 0.0058 | 0.024 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000336 | 0.00582 | 0.0240 |
|  | SD | 0.0000230 | 0.0000447 | 0.00122 |
|  | RSD/% | 6.85 | 0.77 | 5.08 |
|  | Max | 0.00036 | 0.0059 | 0.025 |
|  | Min | 0.00031 | 0.0058 | 0.022 |
|  | Gmax | 1.043 | 1.790 | 0.820 |
|  | Gmin | 1.130 | 0.447 | 1.639 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-177

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.0097 | 0.027 | 0.30 |
|  | 2 | 0.0098 | 0.026 | 0.32 |
|  | 3 | 0.0095 | 0.026 | 0.32 |
|  | 4 | 0.0086 | 0.029 | 0.32 |
|  | 5 | 0.0094 | 0.027 | 0.32 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00940 | 0.0270 | 0.316 |
|  | SD | 0.000474 | 0.00122 | 0.00894 |
|  | RSD/% | 5.04 | 4.52 | 2.83 |
|  | Max | 0.0098 | 0.029 | 0.32 |
|  | Min | 0.0086 | 0.026 | 0.30 |
|  | Gmax | 0.844 | 1.639 | 0.447 |
|  | Gmin | 1.688 | 0.820 | 1.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-178

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.0064 | 0.014 | 0.45 |
|  | 2 | 0.0069 | 0.013 | 0.47 |
|  | 3 | 0.0063 | 0.013 | 0.47 |
|  | 4 | 0.0066 | 0.013 | 0.46 |
|  | 5 | 0.0069 | 0.014 | 0.45 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00662 | 0.0134 | 0.460 |
|  | SD | 0.000277 | 0.000547 | 0.0100 |
|  | RSD/% | 4.18 | 4.08 | 2.17 |
|  | Max | 0.0069 | 0.014 | 0.47 |
|  | Min | 0.0063 | 0.013 | 0.45 |
|  | Gmax | 1.011 | 1.097 | 1,000 |
|  | Gmin | 1.155 | 0.731 | 1.000 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-179

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.0081 | 0.040 | 0.33 |
|  | 2 | 0.0078 | 0.039 | 0.31 |
|  | 3 | 0.0080 | 0.043 | 0.31 |
|  | 4 | 0.0079 | 0.038 | 0.29 |
|  | 5 | 0.0079 | 0.041 | 0.29 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00794 | 0.0402 | 0.306 |
|  | SD | 0.000114 | 0.00192 | 0.0167 |
|  | RSD/% | 1.44 | 4.78 | 5.46 |
|  | Max | 0.0081 | 0.043 | 0.33 |
|  | Min | 0.0078 | 0.038 | 0.29 |
|  | Gmax | 1.404 | 1.458 | 1.437 |
|  | Gmin | 1.228 | 1.146 | 0.958 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-180

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.0025 | 0.048 | 0.20 | 1.23 | 2.11 |
|  | 2 | 0.0020 | 0.048 | 0.21 | 1.23 | 2.08 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.048 | 0.20 | 1.25 | 2.12 |
|  | 4 | 0.0023 | 0.049 | 0.21 | 1.26 | 2.06 |
|  | 5 | 0.0023 | 0.047 | 0.19 | 1.26 | 2.09 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00230 | 0.0480 | 0.202 | 1.246 | 2.092 |
|  | SD | 0.000187 | 0.000707 | 0.00837 | 0.0152 | 0.0239 |
|  | RSD/% | 8.13 | 1.47 | 4.14 | 1.22 | 1.14 |
|  | Max | 0.0025 | 0.049 | 0.21 | 1.26 | 2.12 |
|  | Min | 0.0020 | 0.047 | 0.19 | 1.23 | 2.06 |
|  | Gmax | 1.070 | 1.414 | 0.956 | 0.921 | 1.172 |
|  | Gmin | 1.604 | 1.414 | 1.434 | 1.503 | 1.339 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-181

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.00021 | 0.0022 | 0.0063 | 0.046 | 0.51 | 1.01 | 1.90 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0022 | 0.0063 | 0.045 | 0.51 | 1.00 | 1.88 |
|  | 3 | 0.00018 | 0.0023 | 0.0064 | 0.046 | 0.52 | 1.03 | 1.92 |
|  | 4 | 0.00025 | 0.0021 | 0.0065 | 0.047 | 0.53 | 1.05 | 1.87 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.0024 | 0.0062 | 0.046 | 0.52 | 0.98 | 1.95 |
|  | 6 | 0.00021 | 0.0023 | 0.0066 | 0.048 | 0.53 | 0.97 | 1.89 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.0022 | 0.0065 | 0.046 | 0.52 | 1.03 | 1.92 |
|  | 8 | 0.00022 | 0.0021 | 0.0061 | 0.045 | 0.51 | 1.02 | 1.90 |
|  | 9 | 0.00023 | 0.0022 | 0.0063 | 0.047 | 0.53 | 1.01 | 1.91 |
|  | 10 | 0.00019 | 0.0021 | 0.0062 | 0.046 | 0.52 | 0.99 | 1.92 |
|  | 11 | 0.00022 | 0.0022 | 0.0065 | 0.045 | 0.52 | 1.03 | 1.88 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000202 | 0.00221 | 0.00635 | 0.0461 | 0.520 | 1.011 | 1.904 |
|  | SD | 0.0000289 | 0.0000944 | 0.000157 | 0.000944 | 0.00775 | 0.0243 | 0.0234 |
|  | RSD/% | 14.30 | 4.27 | 2.47 | 2.05 | 1.49 | 2.40 | 1.23 |
|  | Max | 0.00025 | 0.0024 | 0.0066 | 0.048 | 0.53 | 1.05 | 1.95 |
|  | Min | 0.00015 | 0.0021 | 0.0061 | 0.045 | 0.51 | 0.97 | 1.87 |
|  | Gmax | 1.661 | 2.013 | 1.592 | 2.013 | 1.290 | 1.605 | 1.966 |
|  | Gmin | 1.799 | 1.165 | 1.592 | 1.165 | 1.290 | 1.687 | 1.453 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-182

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.00028 | 0.0032 | 0.071 | 0.98 | 3.15 | 5.82 | 12.40 | 16.44 | 20.55 |
|  | 2 | 0.00033 | 0.0030 | 0.071 | 0.99 | 3.16 | 5.85 | 12.41 | 16.25 | 20.45 |
|  | 3 | 0.00036 | 0.0028 | 0.072 | 1.01 | 3.10 | 5.90 | 12.33 | 16.41 | 20.39 |
|  | 4 | 0.00025 | 0.0027 | 0.070 | 0.97 | 3.05 | 5.78 | 12.35 | 16.45 | 20.56 |
|  | 5 | 0.00031 | 0.0029 | 0.069 | 0.98 | 3.06 | 5.83 | 12.30 | 16.38 | 20.41 |
|  | 6 | 0.00039 | 0.0025 | 0.071 | 0.95 | 3.02 | 5.89 | 12.28 | 16.47 | 20.52 |
|  | 7 | 0.00024 | 0.0027 | 0.073 | 0.96 | 3.10 | 5.78 | 12.33 | 16.50 | 20.42 |
|  | 8 | 0.00030 | 0.0028 | 0.070 | 0.94 | 3.01 | 5.82 | 12.35 | 16.42 | 20.36 |
|  | 9 | 0.00032 | 0.0026 | 0.071 | 1.04 | 3.03 | 5.88 | 12.26 | 16.39 | 20.55 |
|  | 10 | 0.00025 | 0.0027 | 0.072 | 1.01 | 3.05 | 5.81 | 12.31 | 16.47 | 20.57 |
|  | 11 | 0.00029 | 0.0028 | 0.068 | 0.96 | 3.02 | 5.83 | 12.28 | 16.55 | 20.43 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000302 | 0.00279 | 0.0707 | 0.981 | 3.068 | 5.835 | 12.327 | 16.430 | 20.474 |
|  | SD | 0.0000471 | 0.000192 | 0.00142 | 0.0298 | 0.0523 | 0.0408 | 0.0482 | 0.0775 | 0.0774 |
|  | RSD/% | 15.60 | 6.88 | 2.01 | 3.04 | 1.70 | 0.70 | 0.39 | 0.47 | 0.38 |
|  | Max | 0.00039 | 0.0032 | 0.073 | 1.04 | 3.16 | 5.90 | 12.41 | 16.55 | 20.57 |
|  | Min | 0.00024 | 0.0025 | 0.068 | 0.94 | 3.01 | 5.78 | 12.26 | 16.25 | 20.36 |
|  | Gmax | 1.868 | 2.135 | 1.620 | 1.980 | 1.759 | 1.593 | 1.722 | 1.548 | 1.240 |
|  | Gmin | 1.316 | 1.510 | 1.901 | 1.376 | 1.109 | 1.348 | 1.390 | 2.323 | 1.473 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-183

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.00019 | 0.0026 | 0.053 | 0.49 |
|  | 2 | 0.00019 | 0.0026 | 0.051 | 0.49 |
|  | 3 | 0.00018 | 0.0027 | 0.052 | 0.48 |
|  | 4 | 0.00019 | 0.0026 | 0.054 | 0.47 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.0025 | 0.053 | 0.47 |
|  | 6 | 0.00022* | 0.0026 | 0.052 | 0.46 |
|  | 7 | 0.00018 | 0.0027 | 0.055 | 0.46 |
|  | 8 | 0.00020 | 0.0025 | 0.053 | 0.47 |
|  | 9 | 0.00017 | 0.0026 | 0.052 | 0.48 |
|  | 10 | 0.00018 | 0.0026 | 0.053 | 0.48 |
|  | 11 | 0.00019 | 0.0027 | 0.054 | 0.47 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000189 | 0.00261 | 0.0529 | 0.475 |
|  | SD | 0.0000130 | 0.0000701 | 0.00114 | 0.0104 |
|  | RSD/% | 6.88 | 2.69 | 2.16 | 2.19 |
|  | Max | 0.00022 | 0.0027 | 0.055 | 0.49 |
| 0 | Min | 0.00017 | 0.0025 | 0.051 | 0.46 |
|  | Gmax | 2.385 | 1.284 | 1.842 | 1.442 |
|  | Gmin | 1.462 | 1.569 | 1.667 | 1.442 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 0.00022为歧离值（保留） | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-184

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.00015 | 0.0029 | 0.027 |
|  | 2 | 0.00013 | 0.0027 | 0.026 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.0026 | 0.030 |
|  | 4 | 0.00011 | 0.0025 | 0.025 |
|  | 5 | 0.00018 | 0.0027 | 0.026 |
|  | 6 | 0.00016 | 0.0024 | 0.027 |
|  | 7 | 0.00015 | 0.0025 | 0.028 |
|  | 8 | 0.00013 | 0.0024 | 0.025 |
| 0 | 9 | 0.00016 | 0.0026 | 0.026 |
|  | 10 | 0.00015 | 0.0028 | 0.027 |
|  | 11 | 0.00014 | 0.0028 | 0.027 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000147 | 0.00263 | 0.0267 |
|  | SD | 0.0000190 | 0.000168 | 0.00142 |
|  | RSD/% | 12.93 | 6.39 | 5.32 |
|  | Max | 0.00016 | 0.0029 | 0.030 |
|  | Min | 0.00011 | 0.0024 | 0.025 |
|  | Gmax | 0.684 | 1.607 | 2.324 |
|  | Gmin | 1.947 | 1.369 | 1.197 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-185

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.00014 | 0.0041 | 0.012 | 0.25 |
|  | 2 | 0.00016 | 0.0041 | 0.012 | 0.24 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.0044 | 0.011 | 0.26 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.0039 | 0.012 | 0.26 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.0043 | 0.012 | 0.25 |
|  | 6 | 0.00014 | 0.0042 | 0.013 | 0.25 |
|  | 7 | 0.00016 | 0.0040 | 0.011 | 0.24 |
|  | 8 | 0.00015 | 0.0038 | 0.012 | 0.25 |
|  | 9 | 0.00015 | 0.0044 | 0.012 | 0.26 |
|  | 10 | 0.00014 | 0.0043 | 0.012 | 0.25 |
|  | 11 | 0.00017 | 0.0041 | 0.012 | 0.24 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000157 | 0.00415 | 0.0119 | 0.250 |
|  | SD | 0.0000168 | 0.000197 | 0.000539 | 0.00775 |
|  | RSD/% | 10.70 | 4.75 | 4.53 | 3.10 |
|  | Max | 0.00019 | 0.0044 | 0.013 | 0.26 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0038 | 0.011 | 0.24 |
|  | Gmax | 1.964 | 1.269 | 2.041 | 1.290 |
|  | Gmin | 1.012 | 1.777 | 1.670 | 1.290 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-186

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.00010 | 0.00058 | 0.0078 | 0.067 | 0.18 | 2.42 | 3.87 | 5.12 |
|  | 2 | 0.00010 | 0.00058 | 0.0078 | 0.068 | 0.19 | 2.41 | 3.89 | 5.14 |
|  | 3 | 0.00011 | 0.00056 | 0.0079 | 0.067 | 0.20 | 2.43 | 3.95 | 5.13 |
|  | 4 | 0.00010 | 0.00057 | 0.0080 | 0.066 | 0.18 | 2.45 | 4.06 | 5.07 |
|  | 5 | 0.00012 | 0.00054 | 0.0079 | 0.067 | 0.19 | 2.40 | 4.03 | 5.20 |
|  | 6 | 0.00014 | 0.00056 | 0.0080 | 0.068 | 0.19 | 2.38 | 3.98 | 5.11 |
|  | 7 | 0.00011 | 0.00055 | 0.0081 | 0.067 | 0.18 | 2.45 | 3.99 | 5.12 |
|  | 8 | 0.00012 | 0.00057 | 0.0077 | 0.066 | 0.20 | 2.42 | 4.02 | 5.24 |
|  | 9 | 0.00013 | 0.00058 | 0.0079 | 0.067 | 0.19 | 2.46 | 3.87 | 5.09 |
|  | 10 | 0.00014 | 0.00057 | 0.0078 | 0.067 | 0.18 | 2.43 | 4.03 | 5.05 |
|  | 11 | 0.00010 | 0.00057 | 0.0079 | 0.068 | 0.19 | 2.41 | 3.97 | 5.25 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000115 | 0.000566 | 0.00789 | 0.0671 | 0.188 | 2.424 | 3.969 | 5.138 |
|  | SD | 0.0000157 | 0.0000129 | 0.000114 | 0.000701 | 0.00751 | 0.0238 | 0.0671 | 0.0655 |
|  | RSD/% | 13.65 | 2.78 | 1.44 | 1.04 | 3.99 | 0.98 | 1.69 | 1.27 |
|  | Max | 0.00014 | 0.00058 | 0.0081 | 0.068 | 0.20 | 2.46 | 4.06 | 5.25 |
|  | Min | 0.00010 | 0.00054 | 0.0078 | 0.066 | 0.18 | 2.38 | 3.87 | 5.05 |
|  | Gmax | 1.592 | 1.085 | 1.842 | 1.284 | 1.598 | 1.513 | 1.356 | 1.710 |
|  | Gmin | 0.955 | 2.016 | 0.789 | 1.569 | 1.065 | 1.849 | 1.475 | 1.344 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-187

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.00046 | 0.0025 | 0.031 | 0.27 | 0.55 | 1.45 | 2.45 |
|  | 2 | 0.00048 | 0.0026 | 0.032 | 0.26 | 0.56 | 1.44 | 2.47 |
|  | 3 | 0.00052 | 0.0027 | 0.030 | 0.26 | 0.57 | 1.47 | 2.46 |
|  | 4 | 0.00053 | 0.0026 | 0.031 | 0.28 | 0.56 | 1.43 | 2.50 |
|  | 5 | 0.00050 | 0.0025 | 0.032 | 0.24 | 0.55 | 1.46 | 2.52 |
|  | 6 | 0.00051 | 0.0028 | 0.033 | 0.25 | 0.58 | 1.47 | 2.48 |
|  | 7 | 0.00048 | 0.0024 | 0.030 | 0.25 | 0.54 | 1.44 | 2.49 |
|  | 8 | 0.00049 | 0.0025 | 0.031 | 0.26 | 0.55 | 1.46 | 2.51 |
|  | 9 | 0.00048 | 0.0026 | 0.032 | 0.25 | 0.56 | 1.45 | 2.53 |
|  | 10 | 0.00049 | 0.0025 | 0.033 | 0.27 | 0.55 | 1.47 | 2.48 |
|  | 11 | 0.00049 | 0.0026 | 0.031 | 0.27 | 0.56 | 1.43 | 2.49 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000494 | 0.00257 | 0.0315 | 0.260 | 0.557 | 1.452 | 2.489 |
|  | SD | 0.0000201 | 0.000110 | 0.00104 | 0.0118 | 0.0110 | 0.0154 | 0.0247 |
|  | RSD/% | 4.10 | 4.28 | 3.30 | 4.54 | 1.97 | 1.06 | 0.99 |
|  | Max | 0.00053 | 0.0028 | 0.033 | 0.28 | 0.58 | 1.47 | 2.53 |
|  | Min | 0.00046 | 0.0024 | 0.030 | 0.24 | 0.54 | 1.43 | 2.45 |
|  | Gmax | 1.791 | 2.091 | 1.442 | 1.695 | 2.091 | 1.169 | 1.660 |
|  | Gmin | 1.692 | 1.545 | 1.442 | 1.695 | 1.545 | 1.429 | 1.579 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-188

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.0085 | 0.049 | 0.94 | 1.51 | 3.09 | 5.62 |
|  | 2 | 0.0083 | 0.052 | 0.95 | 1.48 | 3.11 | 5.65 |
|  | 3 | 0.0088 | 0.055 | 0.94 | 1.49 | 3.10 | 5.70 |
|  | 4 | 0.0080 | 0.051 | 0.96 | 1.52 | 3.08 | 5.58 |
|  | 5 | 0.0081 | 0.050 | 0.93 | 1.53 | 3.11 | 5.63 |
|  | 6 | 0.0082 | 0.053 | 0.95 | 1.50 | 3.09 | 5.66 |
|  | 7 | 0.0087 | 0.049 | 0.94 | 1.51 | 3.08 | 5.57 |
|  | 8 | 0.0085 | 0.050 | 0.93 | 1.53 | 3.10 | 5.60 |
|  | 9 | 0.0084 | 0.051 | 0.96 | 1.49 | 3.11 | 5.58 |
|  | 10 | 0.0086 | 0.052 | 0.94 | 1.52 | 3.06 | 5.63 |
|  | 11 | 0.0087 | 0.051 | 0.95 | 1.53 | 3.10 | 5.67 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00844 | 0.0512 | 0.945 | 1.510 | 3.094 | 5.626 |
|  | SD | 0.000262 | 0.00178 | 0.0104 | 0.0179 | 0.0157 | 0.0415 |
|  | RSD/% | 3.10 | 3.48 | 1.10 | 1.19 | 0.51 | 0.74 |
|  | Max | 0.0088 | 0.055 | 0.96 | 1.53 | 3.11 | 5.70 |
|  | Min | 0.0080 | 0.049 | 0.93 | 1.48 | 3.06 | 5.58 |
|  | Gmax | 1.374 | 2.135 | 1.442 | 1.117 | 1.019 | 1.783 |
|  | Gmin | 1.679 | 1.236 | 1.442 | 1.676 | 2.166 | 1.108 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-189

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.00070 | 0.0033 | 0.029 | 0.15 |
|  | 2 | 0.00069 | 0.0034 | 0.029 | 0.15 |
|  | 3 | 0.00068 | 0.0032 | 0.031 | 0.16 |
|  | 4 | 0.00072 | 0.0030 | 0.029 | 0.14 |
|  | 5 | 0.00069 | 0.0031 | 0.030 | 0.16 |
|  | 6 | 0.00071 | 0.0032 | 0.028 | 0.15 |
|  | 7 | 0.00068 | 0.0033 | 0.029 | 0.15 |
|  | 8 | 0.00069 | 0.0033 | 0.030 | 0.14 |
|  | 9 | 0.00068 | 0.0032 | 0.028 | 0.15 |
|  | 10 | 0.00072 | 0.0031 | 0.029 | 0.16 |
|  | 11 | 0.00070 | 0.0032 | 0.030 | 0.15 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000696 | 0.00321 | 0.0293 | 0.151 |
|  | SD | 0.0000150 | 0.000114 | 0.000905 | 0.00701 |
|  | RSD/% | 2.16 | 3.55 | 3.09 | 4.64 |
|  | Max | 0.00072 | 0.0034 | 0.031 | 0.16 |
|  | Min | 0.00068 | 0.0030 | 0.028 | 0.14 |
|  | Gmax | 1.600 | 1.667 | 1.878 | 1.284 |
|  | Gmin | 1.067 | 1.842 | 1.436 | 1.569 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-190

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.0030 | 0.034 | 0.56 |
|  | 2 | 0.0031 | 0.033 | 0.56 |
|  | 3 | 0.0029 | 0.030 | 0.55 |
|  | 4 | 0.0028 | 0.029 | 0.54 |
|  | 5 | 0.0027 | 0.032 | 0.54 |
|  | 6 | 0.0028 | 0.031 | 0.55 |
|  | 7 | 0.0030 | 0.033 | 0.54 |
|  | 8 | 0.0031 | 0.032 | 0.53 |
|  | 9 | 0.0029 | 0.031 | 0.55 |
|  | 10 | 0.0031 | 0.031 | 0.54 |
|  | 11 | 0.0029 | 0.030 | 0.55 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00294 | 0.0315 | 0.546 |
|  | SD | 0.000136 | 0.00151 | 0.00924 |
|  | RSD/% | 4.63 | 4.79 | 1.69 |
|  | Max | 0.0031 | 0.034 | 0.56 |
|  | Min | 0.0027 | 0.029 | 0.53 |
|  | Gmax | 1.176 | 1.656 | 1.515 |
|  | Gmin | 1.765 | 1.656 | 1.732 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-191

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.0017 | 0.010 | 0.56 | 1.00 | 1.55 |
|  | 2 | 0.0021 | 0.010 | 0.56 | 1.00 | 1.58 |
|  | 3 | 0.0018 | 0.011 | 0.57 | 1.02 | 1.56 |
|  | 4 | 0.0020 | 0.012 | 0.56 | 1.05 | 1.59 |
|  | 5 | 0.0019 | 0.010 | 0.56 | 1.07 | 1.55 |
|  | 6 | 0.0022 | 0.011 | 0.57 | 1.01 | 1.54 |
|  | 7 | 0.0019 | 0.010 | 0.58 | 1.03 | 1.58 |
|  | 8 | 0.0018 | 0.011 | 0.56 | 1.05 | 1.59 |
|  | 9 | 0.0017 | 0.010 | 0.56 | 1.02 | 1.57 |
|  | 10 | 0.0019 | 0.012 | 0.57 | 1.03 | 1.56 |
|  | 11 | 0.0018 | 0.010 | 0.58 | 1.03 | 1.59 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00189 | 0.0106 | 0.566 | 1.028 | 1.569 |
|  | SD | 0.000158 | 0.000809 | 0.00809 | 0.0218 | 0.0181 |
|  | RSD/% | 8.36 | 7.62 | 1.43 | 2.12 | 1.154 |
|  | Max | 0.0022 | 0.012 | 0.58 | 1.07 | 1.59 |
|  | Min | 0.0017 | 0.010 | 0.56 | 1.00 | 1.54 |
|  | Gmax | 1.962 | 1.731 | 1.731 | 1.927 | 1.160 |
|  | Gmin | 1.203 | 0.742 | 0.742 | 1.284 | 1.602 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-192

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.0042 | 0.028 | 0.20 |
|  | 2 | 0.0041 | 0.027 | 0.19 |
|  | 3 | 0.0043 | 0.029 | 0.19 |
|  | 4 | 0.0040 | 0.028 | 0.20 |
|  | 5 | 0.0039 | 0.027 | 0.18 |
|  | 6 | 0.0043 | 0.028 | 0.19 |
|  | 7 | 0.0041 | 0.026 | 0.20 |
|  | 8 | 0.0042 | 0.029 | 0.21 |
|  | 9 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 10 | 0.0043 | 0.027 | 0.20 |
|  | 11 | 0.0042 | 0.028 | 0.19 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00415 | 0.0277 | 0.195 |
|  | SD | 0.000129 | 0.000905 | 0.00820 |
|  | RSD/% | 3.11 | 3.27 | 4.21 |
|  | Max | 0.0043 | 0.029 | 0.21 |
|  | Min | 0.0039 | 0.026 | 0.18 |
|  | Gmax | 1.163 | 1.436 | 1.829 |
|  | Gmin | 1.938 | 1.878 | 1.829 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-193

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.0022 | 0.015 | 0.052 | 0.13 | 0.57 | 1.56 | 2.15 |
|  | 2 | 0.0023 | 0.012 | 0.055 | 0.14 | 0.56 | 1.60 | 2.17 |
|  | 3 | 0.0020 | 0.013 | 0.053 | 0.15 | 0.58 | 1.58 | 2.14 |
|  | 4 | 0.0021 | 0.012 | 0.056 | 0.14 | 0.56 | 1.62 | 2.05 |
|  | 5 | 0.0025 | 0.014 | 0.055 | 0.12 | 0.55 | 1.54 | 2.20 |
|  | 6 | 0.0023 | 0.013 | 0.051 | 0.13 | 0.57 | 1.53 | 2.18 |
|  | 7 | 0.0022 | 0.015 | 0.050 | 0.14 | 0.54 | 1.57 | 2.01 |
|  | 8 | 0.0019 | 0.011 | 0.058 | 0.14 | 0.56 | 1.57 | 2.12 |
|  | 9 | 0.0018 | 0.014 | 0.049 | 0.15 | 0.57 | 1.55 | 2.23 |
|  | 10 | 0.0024 | 0.012 | 0.053 | 0.14 | 0.56 | 1.54 | 2.05 |
|  | 11 | 0.0023 | 0.013 | 0.055 | 0.13 | 0.55 | 1.57 | 2.03 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00218 | 0.0131 | 0.0534 | 0.137 | 0.561 | 1.566 | 2.121 |
|  | SD | 0.000214 | 0.00130 | 0.00273 | 0.00905 | 0.0114 | 0.0269 | 0.0748 |
|  | RSD/% | 9.82 | 9.92 | 5.11 | 6.61 | 2.03 | 1.72 | 3.53 |
|  | Max | 0.0025 | 0.015 | 0.056 | 0.15 | 0.58 | 1.62 | 2.23 |
|  | Min | 0.0018 | 0.011 | 0.049 | 0.12 | 0.54 | 1.53 | 2.01 |
|  | Gmax | 1.495 | 1.462 | 0.952 | 1.436 | 1.667 | 2.007 | 1.457 |
|  | Gmin | 1.776 | 1.615 | 1.612 | 1.878 | 1.842 | 1.338 | 1.484 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-194

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.00028 | 0.0057 | 0.023 |
|  | 2 | 0.00021 | 0.0057 | 0.023 |
|  | 3 | 0.00032 | 0.0058 | 0.021 |
|  | 4 | 0.00024 | 0.0056 | 0.022 |
|  | 5 | 0.00023 | 0.0059 | 0.022 |
|  | 6 | 0.00019 | 0.0057 | 0.023 |
|  | 7 | 0.00028 | 0.0058 | 0.021 |
|  | 8 | 0.00032 | 0.0060 | 0.020 |
|  | 9 | 0.00023 | 0.0058 | 0.021 |
|  | 10 | 0.00027 | 0.0057 | 0.022 |
|  | 11 | 0.00022 | 0.0058 | 0.022 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000254 | 0.00577 | 0.0218 |
|  | SD | 0.0000434 | 0.000110 | 0.000982 |
|  | RSD/% | 17.09 | 1.91 | 4.50 |
|  | Max | 0.00032 | 0.0060 | 0.023 |
|  | Min | 0.00019 | 0.0056 | 0.020 |
|  | Gmax | 1.521 | 2.091 | 1.222 |
|  | Gmin | 1.475 | 1.545 | 1.833 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-195

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.0089 | 0.025 | 0.29 |
|  | 2 | 0.0090 | 0.026 | 0.31 |
|  | 3 | 0.0095 | 0.028 | 0.32 |
|  | 4 | 0.0089 | 0.027 | 0.31 |
|  | 5 | 0.0096 | 0.026 | 0.32 |
|  | 6 | 0.0092 | 0.027 | 0.34 |
|  | 7 | 0.0093 | 0.026 | 0.32 |
|  | 8 | 0.0093 | 0.028 | 0.33 |
|  | 9 | 0.0089 | 0.026 | 0.31 |
|  | 10 | 0.0094 | 0.027 | 0.33 |
|  | 11 | 0.0092 | 0.026 | 0.32 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00920 | 0.0265 | 0.318 |
|  | SD | 0.000249 | 0.000934 | 0.0133 |
|  | RSD/% | 2.71 | 3.52 | 4.18 |
|  | Max | 0.0096 | 0.028 | 0.34 |
|  | Min | 0.0089 | 0.025 | 0.29 |
|  | Gmax | 1.606 | 1.606 | 1.654 |
|  | Gmin | 1.205 | 1.606 | 2.105 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-196

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.0068 | 0.014 | 0.46 |
|  | 2 | 0.0062 | 0.014 | 0.45 |
|  | 3 | 0.0063 | 0.013 | 0.47 |
|  | 4 | 0.0064 | 0.015 | 0.46 |
|  | 5 | 0.0065 | 0.014 | 0.45 |
|  | 6 | 0.0063 | 0.013 | 0.47 |
|  | 7 | 0.0065 | 0.015 | 0.46 |
|  | 8 | 0.0064 | 0.014 | 0.46 |
|  | 9 | 0.0065 | 0.015 | 0.45 |
|  | 10 | 0.0066 | 0.013 | 0.47 |
|  | 11 | 0.0061 | 0.013 | 0.46 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00642 | 0.0139 | 0.460 |
|  | SD | 0.000194 | 0.000831 | 0.00775 |
|  | RSD/% | 3.02 | 5.98 | 1.68 |
|  | Max | 0.0068 | 0.015 | 0.47 |
|  | Min | 0.0061 | 0.013 | 0.45 |
|  | Gmax | 1.959 | 1.324 | 1.290 |
|  | Gmin | 1.649 | 1.083 | 1.290 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-197

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.0078 | 0.036 | 0.28 |
|  | 2 | 0.0078 | 0.035 | 0.28 |
|  | 3 | 0.0079 | 0.038 | 0.29 |
|  | 4 | 0.0078 | 0.045 | 0.31 |
|  | 5 | 0.0077 | 0.040 | 0.29 |
|  | 6 | 0.0079 | 0.043 | 0.28 |
|  | 7 | 0.0077 | 0.044 | 0.27 |
|  | 8 | 0.0078 | 0.043 | 0.30 |
|  | 9 | 0.0077 | 0.042 | 0.28 |
|  | 10 | 0.0078 | 0.041 | 0.29 |
|  | 11 | 0.0076 | 0.041 | 0.27 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00777 | 0.0407 | 0.285 |
|  | SD | 0.0000905 | 0.00323 | 0.0121 |
|  | RSD/% | 1.16 | 7.94 | 4.25 |
|  | Max | 0.0079 | 0.045 | 0.31 |
|  | Min | 0.0076 | 0.035 | 0.27 |
|  | Gmax | 1.436 | 1.331 | 2.066 |
|  | Gmin | 1.878 | 1.765 | 1.240 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-198

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0.0029* | 0.049 | 0.19 | 1.20 | 1.98 |
|  | 2 | 0.0026 | 0.047 | 0.19 | 1.25 | 1.98 |
|  | 3 | 0.0027 | 0.048 | 0.20 | 1.23 | 2.02 |
|  | 4 | 0.0025 | 0.050 | 0.21 | 1.21 | 2.05 |
|  | 5 | 0.0026 | 0.051 | 0.19 | 1.19 | 2.09 |
|  | 6 | 0.0024 | 0.049 | 0.18 | 1.24 | 2.05 |
|  | 7 | 0.0025 | 0.048 | 0.20 | 1.26 | 2.03 |
|  | 8 | 0.0025 | 0.052 | 0.19 | 1.23 | 2.02 |
|  | 9 | 0.0024 | 0.046 | 0.21 | 1.21 | 1.99 |
|  | 10 | 0.0025 | 0.053 | 0.19 | 1.18 | 2.04 |
|  | 11 | 0.0026 | 0.049 | 0.18 | 1.22 | 2.04 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00256 | 0.0493 | 0.194 | 1.220 | 2.026 |
|  | SD | 0.000143 | 0.00210 | 0.0103 | 0.0249 | 0.0335 |
|  | RSD/% | 5.59 | 4.26 | 5.31 | 2.04 | 1.65 |
|  | Max | 0.0029 | 0.053 | 0.21 | 1.26 | 2.09 |
|  | Min | 0.0024 | 0.046 | 0.18 | 1.18 | 1.98 |
|  | Gmax | 2.378 | 1.762 | 1.553 | 1.606 | 1.910 |
|  | Gmin | 1.119 | 1.571 | 1.359 | 1.606 | 1.373 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 0.0029为歧离值（保留） | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-199

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.00022 | 0.0022 | 0.0066 | 0.048 | 0.52 | 0.99 | 1.93 |
|  | 2 | 0.00023 | 0.0022 | 0.0067 | 0.047 | 0.52 | 0.99 | 1.96 |
|  | 3 | 0.00020 | 0.0021 | 0.0068 | 0.047 | 0.52 | 0.97 | 1.98 |
|  | 4 | 0.00022 | 0.0021 | 0.0068 | 0.049 | 0.52 | 0.99 | 1.95 |
|  | 5 | 0.00023 | 0.0022 | 0.0067 | 0.051 | 0.53 | 0.99 | 1.93 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000220 | 0.00216 | 0.00672 | 0.0484 | 0.522 | 0.986 | 1.950 |
|  | SD | 0.0000122 | 0.0000548 | 0.0000837 | 0.00167 | 0.00447 | 0.00894 | 0.0212 |
|  | RSD/% | 5.55 | 2.54 | 1.25 | 3.45 | 0.86 | 0.91 | 1.09 |
|  | Max | 0.00023 | 0.0022 | 0.0068 | 0.051 | 0.53 | 0.99 | 1.98 |
|  | Min | 0.00020 | 0.0021 | 0.0066 | 0.047 | 0.52 | 0.97 | 1.93 |
|  | Gmax | 0.820 | 0.730 | 0.956 | 1.557 | 1.790 | 0.447 | 1.415 |
|  | Gmin | 1.639 | 1.095 | 1.434 | 0.838 | 0.447 | 1.790 | 0.943 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-200

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.00030 | 0.0028 | 0.0708 | 0.95 | 2.96 | 5.60 | 12.14 | 16.36 | 20.34 |
|  | 2 | 0.00028 | 0.0028 | 0.0713 | 0.97 | 2.97 | 5.59 | 12.17 | 16.40 | 20.30 |
|  | 3 | 0.00029 | 0.0031 | 0.0712 | 0.98 | 2.97 | 5.56 | 12.09 | 16.44 | 20.27 |
|  | 4 | 0.00029 | 0.0029 | 0.0707 | 0.97 | 2.98 | 5.65 | 12.16 | 16.43 | 20.42 |
|  | 5 | 0.00031 | 0.0029 | 0.0712 | 0.96 | 2.98 | 5.54 | 12.13 | 16.47 | 20.31 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000294 | 0.00290 | 0.0710 | 0.966 | 2.972 | 5.588 | 12.138 | 16.420 | 20.328 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.000122 | 0.000270 | 0.0114 | 0.00837 | 0.0421 | 0.0311 | 0.0418 | 0.0572 |
|  | RSD/% | 3.88 | 4.21 | 0.38 | 1.18 | 0.28 | 0.75 | 0.26 | 0.25 | 0.28 |
|  | Max | 0.00031 | 0.0031 | 0.0713 | 0.98 | 2.98 | 5.65 | 12.17 | 16.47 | 20.42 |
|  | Min | 0.00028 | 0.0028 | 0.0707 | 0.95 | 2.96 | 5.54 | 12.09 | 16.36 | 20.27 |
|  | Gmax | 1.404 | 1.639 | 1.111 | 1.228 | 0.956 | 1.473 | 1.029 | 1.196 | 1.608 |
|  | Gmin | 1.228 | 0.820 | 1.111 | 1.404 | 1.434 | 1.140 | 1.543 | 1.435 | 1.014 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-201

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.00014 | 0.0026 | 0.0540 | 0.46 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0027 | 0.0539 | 0.46 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.0027 | 0.0540 | 0.46 |
|  | 4 | 0.00014 | 0.0027 | 0.0538 | 0.47 |
|  | 5 | 0.00014 | 0.0027 | 0.0544 | 0.46 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000144 | 0.00268 | 0.0540 | 0.462 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000447 | 0.000228 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 3.81 | 1.67 | 0.42 | 0.97 |
|  | Max | 0.00015 | 0.0027 | 0.0544 | 0.47 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0026 | 0.0538 | 0.46 |
|  | Gmax | 1.250 | 0.447 | 1.754 | 1.790 |
|  | Gmin | 0.833 | 1.790 | 0.877 | 0.447 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-202

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.00016 | 0.0026 | 0.031 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0027 | 0.030 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.0027 | 0.030 |
|  | 4 | 0.00014 | 0.0027 | 0.032 |
|  | 5 | 0.00014 | 0.0028 | 0.031 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000148 | 0.00270 | 0.0308 |
|  | SD | 0.00000837 | 0.0000707 | 0.000837 |
|  | RSD/% | 5.66 | 2.62 | 2.72 |
|  | Max | 0.00016 | 0.0028 | 0.032 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0026 | 0.030 |
|  | Gmax | 1.434 | 1.414 | 1.434 |
|  | Gmin | 0.956 | 1.414 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-203

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.00015 | 0.0040 | 0.013 | 0.25 |
|  | 2 | 0.00014 | 0.0039 | 0.012 | 0.26 |
|  | 3 | 0.00014 | 0.0039 | 0.013 | 0.26 |
|  | 4 | 0.00014 | 0.0039 | 0.013 | 0.25 |
|  | 5 | 0.00015 | 0.0039 | 0.013 | 0.25 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000144 | 0.00392 | 0.0128 | 0.254 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000447 | 0.000447 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 3.81 | 1.14 | 3.49 | 2.16 |
|  | Max | 0.00015 | 0.0040 | 0.013 | 0.26 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0039 | 0.012 | 0.25 |
|  | Gmax | 1.095 | 1.790 | 0.447 | 1.095 |
|  | Gmin | 0.730 | 0.447 | 1.790 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-204

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.00010 | 0.00059 | 0.0083 | 0.068 | 0.19 | 2.43 | 4.08 | 5.11 |
|  | 2 | 0.00011 | 0.00058 | 0.0083 | 0.069 | 0.18 | 2.43 | 4.06 | 5.11 |
|  | 3 | 0.00010 | 0.00058 | 0.0083 | 0.068 | 0.18 | 2.41 | 4.06 | 5.09 |
|  | 4 | 0.00011 | 0.00059 | 0.0081 | 0.067 | 0.19 | 2.40 | 3.98 | 5.13 |
|  | 5 | 0.00010 | 0.00060 | 0.0082 | 0.067 | 0.18 | 2.44 | 4.00 | 5.17 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000104 | 0.000588 | 0.00824 | 0.0678 | 0.184 | 2.422 | 4.036 | 5.122 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.00000837 | 0.0000894 | 0.000837 | 0.00548 | 0.0164 | 0.0434 | 0.0303 |
|  | RSD/% | 5.27 | 1.42 | 1.08 | 1.23 | 2.98 | 0.68 | 1.08 | 0.59 |
|  | Max | 0.00011 | 0.00060 | 0.0083 | 0.069 | 0.19 | 2.44 | 4.08 | 5.17 |
|  | Min | 0.00010 | 0.00058 | 0.0081 | 0.067 | 0.18 | 2.40 | 3.98 | 5.09 |
|  | Gmax | 1.095 | 1.434 | 0.671 | 1.434 | 1.095 | 1.098 | 1.014 | 1.584 |
|  | Gmin | 0.730 | 0.956 | 1.566 | 0.956 | 0.730 | 1.341 | 1.290 | 1.056 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-205

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.00052 | 0.0027 | 0.032 | 0.28 | 0.56 | 1.45 | 2.51 |
|  | 2 | 0.00050 | 0.0027 | 0.032 | 0.28 | 0.55 | 1.50 | 2.53 |
|  | 3 | 0.00049 | 0.0027 | 0.031 | 0.27 | 0.55 | 1.46 | 2.57 |
|  | 4 | 0.00048 | 0.0028 | 0.032 | 0.28 | 0.56 | 1.48 | 2.57 |
|  | 5 | 0.00049 | 0.0028 | 0.032 | 0.28 | 0.57 | 1.46 | 2.53 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000496 | 0.00274 | 0.0318 | 0.278 | 0.558 | 1.470 | 2.542 |
|  | SD | 0.0000152 | 0.0000548 | 0.000447 | 0.00447 | 0.00837 | 0.0200 | 0.0268 |
|  | RSD/% | 3.06 | 2.00 | 1.41 | 1.61 | 1.50 | 1.36 | 1.05 |
|  | Max | 0.00052 | 0.0028 | 0.032 | 0.28 | 0.57 | 1.50 | 2.57 |
|  | Min | 0.00048 | 0.0027 | 0.031 | 0.27 | 0.55 | 1.45 | 2.51 |
|  | Gmax | 1.579 | 1.095 | 0.447 | 0.447 | 1.434 | 1.500 | 1.045 |
|  | Gmin | 1.053 | 0.730 | 1.790 | 1.790 | 0.956 | 1.000 | 1.194 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-206

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.0088 | 0.050 | 0.97 | 1.56 | 3.11 | 5.60 |
|  | 2 | 0.0091 | 0.050 | 1.00 | 1.53 | 3.10 | 5.59 |
|  | 3 | 0.0092 | 0.051 | 1.00 | 1.53 | 3.11 | 5.55 |
|  | 4 | 0.0090 | 0.051 | 1.00 | 1.52 | 3.12 | 5.65 |
|  | 5 | 0.0086 | 0.051 | 0.97 | 1.56 | 3.13 | 5.56 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00894 | 0.0506 | 0.988 | 1.540 | 3.114 | 5.590 |
|  | SD | 0.000241 | 0.000548 | 0.0164 | 0.0187 | 0.0114 | 0.0394 |
|  | RSD/% | 2.70 | 1.08 | 1.66 | 1.21 | 0.37 | 0.70 |
|  | Max | 0.0092 | 0.051 | 1.00 | 1.56 | 3.13 | 5.65 |
|  | Min | 0.0086 | 0.050 | 0.97 | 1.52 | 3.10 | 5.55 |
|  | Gmax | 1.079 | 0.730 | 0.732 | 1.070 | 1.404 | 1.523 |
|  | Gmin | 1.411 | 1.095 | 1.098 | 1.070 | 1.228 | 1.015 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-207

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.00069 | 0.0032 | 0.029 | 0.148 |
|  | 2 | 0.00070 | 0.0031 | 0.028 | 0.147 |
|  | 3 | 0.00069 | 0.0031 | 0.028 | 0.148 |
|  | 4 | 0.00068 | 0.0031 | 0.029 | 0.146 |
|  | 5 | 0.00070 | 0.0031 | 0.029 | 0.147 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000692 | 0.00312 | 0.0286 | 0.147 |
|  | SD | 0.00000837 | 0.0000447 | 0.000548 | 0.000837 |
|  | RSD/% | 1.21 | 1.43 | 1.92 | 0.57 |
|  | Max | 0.00070 | 0.0032 | 0.029 | 0.148 |
|  | Min | 0.00068 | 0.0031 | 0.028 | 0.146 |
|  | Gmax | 0.956 | 1.790 | 0.730 | 1.195 |
|  | Gmin | 1.434 | 0.447 | 1.095 | 1.195 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-208

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.0029 | 0.033 | 0.55 |
|  | 2 | 0.0030 | 0.032 | 0.55 |
|  | 3 | 0.0030 | 0.033 | 0.51 |
|  | 4 | 0.0029 | 0.033 | 0.55 |
|  | 5 | 0.0030 | 0.033 | 0.52 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00296 | 0.0328 | 0.536 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000447 | 0.0195 |
|  | RSD/% | 1.85 | 1.36 | 3.64 |
|  | Max | 0.0030 | 0.033 | 0.55 |
|  | Min | 0.0029 | 0.032 | 0.51 |
|  | Gmax | 0.730 | 0.447 | 0.718 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.790 | 1.333 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-209

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.0017 | 0.0123 | 0.57 | 1.05 | 1.57 |
|  | 2 | 0.0018 | 0.0121 | 0.57 | 1.06 | 1.57 |
|  | 3 | 0.0018 | 0.0121 | 0.57 | 1.05 | 1.60 |
|  | 4 | 0.0018 | 0.0123 | 0.58 | 1.06 | 1.60 |
|  | 5 | 0.0018 | 0.0119 | 0.59 | 1.06 | 1.59 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00178 | 0.0121 | 0.576 | 1.056 | 1.586 |
|  | SD | 0.0000447 | 0.000167 | 0.00894 | 0.00548 | 0.0152 |
|  | RSD/% | 2.51 | 1.38 | 1.55 | 0.52 | 0.96 |
|  | Max | 0.0018 | 0.0123 | 0.59 | 1.06 | 1.60 |
|  | Min | 0.0017 | 0.0119 | 0.57 | 1.05 | 1.57 |
|  | Gmax | 0.447 | 1.198 | 1.566 | 0.730 | 0.921 |
|  | Gmin | 1.790 | 1.198 | 0.671 | 1.095 | 1.053 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-210

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 2 | 0.0042 | 0.029 | 0.19 |
|  | 3 | 0.0042 | 0.029 | 0.19 |
|  | 4 | 0.0041 | 0.028 | 0.20 |
|  | 5 | 0.0041 | 0.029 | 0.19 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00414 | 0.0286 | 0.192 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 1.32 | 1.92 | 2.33 |
|  | Max | 0.0042 | 0.029 | 0.20 |
|  | Min | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | Gmax | 1.095 | 0.730 | 1.790 |
|  | Gmin | 0.730 | 1.095 | 0.447 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-211

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.0017 | 0.013 | 0.052 | 0.13 | 0.55 | 1.53 | 2.10 |
|  | 2 | 0.0016 | 0.013 | 0.051 | 0.13 | 0.55 | 1.54 | 2.14 |
|  | 3 | 0.0017 | 0.013 | 0.051 | 0.13 | 0.54 | 1.51 | 2.12 |
|  | 4 | 0.0016 | 0.012 | 0.052 | 0.14 | 0.56 | 1.57 | 2.15 |
|  | 5 | 0.0017 | 0.013 | 0.052 | 0.13 | 0.55 | 1.56 | 2.18 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00166 | 0.0128 | 0.0516 | 0.132 | 0.550 | 1.542 | 2.138 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000447 | 0.000548 | 0.00447 | 0.00707 | 0.0239 | 0.0303 |
|  | RSD/% | 3.30 | 3.49 | 1.06 | 3.39 | 1.29 | 1.55 | 1.42 |
|  | Max | 0.0017 | 0.013 | 0.052 | 0.14 | 0.56 | 1.57 | 2.18 |
|  | Min | 0.0016 | 0.012 | 0.051 | 0.13 | 0.54 | 1.51 | 2.10 |
|  | Gmax | 0.730 | 0.447 | 0.730 | 1.790 | 1.414 | 1.172 | 1.386 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.790 | 1.095 | 0.447 | 1.414 | 1.339 | 1.254 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-212

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.00036 | 0.0059 | 0.0228 |
|  | 2 | 0.00034 | 0.0061 | 0.0227 |
|  | 3 | 0.00029 | 0.0061 | 0.0233 |
|  | 4 | 0.00028 | 0.0059 | 0.0226 |
|  | 5 | 0.00032 | 0.0061 | 0.0227 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000318 | 0.00602 | 0.0228 |
|  | SD | 0.0000335 | 0.000110 | 0.000277 |
|  | RSD/% | 10.53 | 1.83 | 1.21 |
|  | Max | 0.00036 | 0.0061 | 0.0233 |
|  | Min | 0.00028 | 0.0059 | 0.0226 |
|  | Gmax | 1.254 | 0.727 | 1.805 |
|  | Gmin | 1.134 | 1.091 | 0.722 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-213

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.0094 | 0.024 | 0.32 |
|  | 2 | 0.0094 | 0.023 | 0.32 |
|  | 3 | 0.0093 | 0.024 | 0.33 |
|  | 4 | 0.0093 | 0.023 | 0.33 |
|  | 5 | 0.0093 | 0.024 | 0.33 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00934 | 0.0236 | 0.326 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 0.59 | 2.32 | 1.68 |
|  | Max | 0.0094 | 0.024 | 0.33 |
|  | Min | 0.0093 | 0.023 | 0.32 |
|  | Gmax | 1.095 | 0.730 | 0.730 |
|  | Gmin | 0.730 | 1.095 | 1.095 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-214

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.0066 | 0.0133 | 0.47 |
|  | 2 | 0.0066 | 0.0132 | 0.47 |
|  | 3 | 0.0066 | 0.0131 | 0.48 |
|  | 4 | 0.0064 | 0.0131 | 0.47 |
|  | 5 | 0.0066 | 0.0131 | 0.46 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00656 | 0.0132 | 0.470 |
|  | SD | 0.0000894 | 0.0000894 | 0.00707 |
|  | RSD/% | 1.36 | 0.68 | 1.50 |
|  | Max | 0.0066 | 0.0133 | 0.48 |
|  | Min | 0.0064 | 0.0131 | 0.46 |
|  | Gmax | 0.447 | 1.119 | 1.414 |
|  | Gmin | 1.790 | 1.119 | 1.414 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-215

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.0081 | 0.040 | 0.28 |
|  | 2 | 0.0082 | 0.041 | 0.26 |
|  | 3 | 0.0080 | 0.042 | 0.27 |
|  | 4 | 0.0082 | 0.040 | 0.26 |
|  | 5 | 0.0081 | 0.041 | 0.28 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00812 | 0.0408 | 0.270 |
|  | SD | 0.0000837 | 0.000837 | 0.0100 |
|  | RSD/% | 1.03 | 2.05 | 3.70 |
|  | Max | 0.0082 | 0.042 | 0.28 |
|  | Min | 0.0080 | 0.040 | 0.26 |
|  | Gmax | 0.956 | 1.434 | 1,000 |
|  | Gmin | 1,434 | 0.956 | 1.000 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-216

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0.0024 | 0.048 | 0.20 | 1.27 | 2.10 |
|  | 2 | 0.0023 | 0.049 | 0.21 | 1.28 | 2.11 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.048 | 0.20 | 1.27 | 2.10 |
|  | 4 | 0.0024 | 0.049 | 0.21 | 1.27 | 2.09 |
|  | 5 | 0.0024 | 0.048 | 0.20 | 1.26 | 2.11 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00238 | 0.0484 | 0.204 | 1.270 | 2.102 |
|  | SD | 0.0000447 | 0.000548 | 0.00548 | 0.00707 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 1.88 | 1.13 | 2.69 | 0.56 | 0.40 |
|  | Max | 0.0024 | 0.049 | 0.21 | 1.28 | 2.11 |
|  | Min | 0.0023 | 0.048 | 0.20 | 1.26 | 2.09 |
|  | Gmax | 0.447 | 1.095 | 1.095 | 1.414 | 0.956 |
|  | Gmin | 1.790 | 0.730 | 0.730 | 1.414 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-217

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.00021 | 0.0018 | 0.0066 | 0.046 | 0.52 | 1.03 | 1.94 |
|  | 2 | 0.00022 | 0.0018 | 0.0069 | 0.048 | 0.54 | 1.06 | 1.96 |
|  | 3 | 0.00018 | 0.0019 | 0.0065 | 0.046 | 0.51 | 1.02 | 1.94 |
|  | 4 | 0.00021 | 0.0020 | 0.0068 | 0.047 | 0.53 | 1.04 | 1.96 |
|  | 5 | 0.00020 | 0.0017 | 0.0070 | 0.045 | 0.52 | 1.06 | 1.95 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000204 | 0.00184 | 0.00676 | 0.0464 | 0.524 | 1.042 | 1.950 |
|  | SD | 0.0000152 | 0.000114 | 0.000207 | 0.00114 | 0.0114 | 0.0179 | 0.0100 |
|  | RSD/% | 7.45 | 6.20 | 3.06 | 2.46 | 2.18 | 1.72 | 0.51 |
|  | Max | 0.00022 | 0.0020 | 0.0070 | 0.048 | 0.54 | 1.06 | 1.96 |
|  | Min | 0.00018 | 0.0017 | 0.0065 | 0.045 | 0.51 | 1.02 | 1.94 |
|  | Gmax | 1.053 | 1.404 | 1.159 | 1.404 | 1.404 | 1.006 | 1,000 |
|  | Gmin | 1,579 | 1.228 | 1.256 | 1.228 | 1.228 | 1.229 | 1.000 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-218

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.00031 | 0.0024 | 0.069 | 0.99 | 2.97 | 5.82 | 12.11 | 16.47 | 20.32 |
|  | 2 | 0.00033 | 0.0028 | 0.072 | 0.97 | 2.99 | 5.80 | 12.16 | 16.44 | 20.25 |
|  | 3 | 0.00029 | 0.0026 | 0.070 | 0.96 | 2.96 | 5.83 | 12.18 | 16.42 | 20.20 |
|  | 4 | 0.00031 | 0.0025 | 0.070 | 0.98 | 2.97 | 5.79 | 12.20 | 16.41 | 20.35 |
|  | 5 | 0.00029 | 0.0024 | 0.058 | 0.99 | 2.95 | 5.79 | 12.10 | 16.46 | 20.31 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000306 | 0.00254 | 0.0678 | 0.978 | 2.968 | 5.806 | 12.150 | 16.440 | 20.286 |
|  | SD | 0.0000167 | 0.000167 | 0.00559 | 0.0130 | 0.0148 | 0.0182 | 0.0436 | 0.0255 | 0.0602 |
|  | RSD/% | 5.46 | 6.57 | 8.24 | 1.33 | 0.50 | 0.31 | 0.36 | 0.16 | 0.30 |
|  | Max | 0.00033 | 0.0028 | 0.072 | 0.99 | 2.99 | 5.83 | 12.20 | 16.47 | 20.35 |
|  | Min | 0.00029 | 0.0024 | 0.058 | 0.96 | 2.95 | 5.79 | 12.10 | 16.41 | 20.20 |
|  | Gmax | 1.437 | 1.557 | 0.751 | 0.923 | 1.486 | 1.319 | 1.147 | 1.176 | 1.063 |
|  | Gmin | 0.958 | 0.838 | 1.753 | 1.385 | 1.216 | 0.879 | 1.147 | 1.176 | 1.429 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-219

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.00021 | 0.0022 | 0.049 | 0.45 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.0025 | 0.050 | 0.47 |
|  | 3 | 0.00020 | 0.0021 | 0.049 | 0.46 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.0023 | 0.050 | 0.48 |
|  | 5 | 0.00018 | 0.0021 | 0.049 | 0.46 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000190 | 0.00224 | 0.0494 | 0.464 |
|  | SD | 0.0000141 | 0.000167 | 0.000548 | 0.0114 |
|  | RSD/% | 7.42 | 7.46 | 1.11 | 2.46 |
|  | Max | 0.00021 | 0.0025 | 0.050 | 0.48 |
|  | Min | 0.00018 | 0.0021 | 0.049 | 0.45 |
|  | Gmax | 1.418 | 1.557 | 1.095 | 1.404 |
|  | Gmin | 0.709 | 0.838 | 0.730 | 1.228 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-220

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.00014 | 0.0025 | 0.024 |
|  | 2 | 0.00014 | 0.0028 | 0.026 |
|  | 3 | 0.00012 | 0.0025 | 0.025 |
|  | 4 | 0.00013 | 0.0026 | 0.026 |
|  | 5 | 0.00014 | 0.0030 | 0.023 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000134 | 0.00268 | 0.0248 |
|  | SD | 0.00000894 | 0.000217 | 0.00130 |
|  | RSD/% | 6.67 | 8.10 | 5.24 |
|  | Max | 0.00014 | 0.0030 | 0.026 |
|  | Min | 0.00012 | 0.0025 | 0.023 |
|  | Gmax | 0.671 | 1.475 | 0.923 |
|  | Gmin | 1.566 | 0.829 | 1.385 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-221

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.00017 | 0.0038 | 0.012 | 0.25 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0039 | 0.011 | 0.26 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.0039 | 0.010 | 0.25 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.0038 | 0.012 | 0.28 |
|  | 5 | 0.00014 | 0.0037 | 0.013 | 0.25 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000156 | 0.00382 | 0.0116 | 0.258 |
|  | SD | 0.0000134 | 0.0000837 | 0.00114 | 0.0130 |
|  | RSD/% | 8.59 | 2.19 | 9.83 | 5.04 |
|  | Max | 0.00017 | 0.0039 | 0.013 | 0.28 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0037 | 0.010 | 0.25 |
|  | Gmax | 1.045 | 0.956 | 1.228 | 1.692 |
|  | Gmin | 1.194 | 1.434 | 1.404 | 0.615 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-222

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.00010 | 0.00055 | 0.0080 | 0.065 | 0.17 | 2.40 | 4.02 | 5.10 |
|  | 2 | 0.00013 | 0.00057 | 0.0083 | 0.067 | 0.15 | 2.37 | 4.05 | 5.12 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.00058 | 0.0084 | 0.068 | 0.16 | 2.38 | 4.04 | 5.10 |
|  | 4 | 0.00011 | 0.00057 | 0.0084 | 0.068 | 0.17 | 2.41 | 4.00 | 5.12 |
|  | 5 | 0.00011 | 0.00059 | 0.0082 | 0.068 | 0.17 | 2.40 | 4.04 | 5.08 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000120 | 0.000572 | 0.00826 | 0.0672 | 0.164 | 2.392 | 4.030 | 5.104 |
|  | SD | 0.0000200 | 0.0000148 | 0.000167 | 0.00130 | 0.00894 | 0.0164 | 0.0200 | 0.0167 |
|  | RSD/% | 16.67 | 2.59 | 0.20 | 1.93 | 5.45 | 0.69 | 0.50 | 0.33 |
|  | Max | 0.00015 | 0.00059 | 0.0084 | 0.068 | 0.17 | 2.41 | 4.05 | 5.12 |
|  | Min | 0.00010 | 0.00055 | 0.0080 | 0.065 | 0.15 | 2.37 | 4.00 | 5.08 |
|  | Gmax | 1,500 | 1.216 | 0.838 | 0.615 | 0.671 | 1.098 | 1.000 | 0.958 |
|  | Gmin | 1.000 | 1.486 | 1.557 | 1.692 | 1.566 | 1.341 | 1.500 | 1.437 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-223

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.00048 | 0.0027 | 0.031 | 0.22 | 0.55 | 1.48 | 2.57 |
|  | 2 | 0.00050 | 0.0030 | 0.030 | 0.23 | 0.58 | 1.50 | 2.59 |
|  | 3 | 0.00049 | 0.0030 | 0.033 | 0.22 | 0.55 | 1.49 | 2.60 |
|  | 4 | 0.00047 | 0.0027 | 0.032 | 0.22 | 0.56 | 1.50 | 2.57 |
|  | 5 | 0.00050 | 0.0029 | 0.032 | 0.23 | 0.57 | 1.51 | 2.57 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000488 | 0.00286 | 0.0316 | 0.224 | 0.562 | 1.496 | 2.580 |
|  | SD | 0.0000130 | 0.000152 | 0.00114 | 0.00548 | 0.0130 | 0.0114 | 0.0141 |
|  | RSD/% | 2.66 | 5.31 | 3.16 | 2.45 | 2.31 | 0.76 | 0.55 |
|  | Max | 0.00050 | 0.0030 | 0.033 | 0.23 | 0.58 | 1.51 | 2.60 |
|  | Min | 0.00047 | 0.0027 | 0.030 | 0.22 | 0.55 | 1.49 | 2.57 |
|  | Gmax | 0.923 | 0.921 | 1.228 | 1.095 | 1.385 | 1.228 | 1.418 |
|  | Gmin | 1.385 | 1.053 | 1.404 | 0.730 | 0.923 | 0.526 | 0.709 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-224

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.0088 | 0.048 | 0.92 | 1.56 | 2.99 | 5.55 |
|  | 2 | 0.0090 | 0.050 | 0.93 | 1.58 | 3.00 | 5.54 |
|  | 3 | 0.0090 | 0.048 | 0.93 | 1.58 | 3.02 | 5.58 |
|  | 4 | 0.0087 | 0.047 | 0.92 | 1.59 | 3.02 | 5.58 |
|  | 5 | 0.0087 | 0.049 | 0.91 | 1.57 | 3.05 | 5.55 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00884 | 0.0484 | 0.922 | 1.576 | 3.016 | 5.560 |
|  | SD | 0.000152 | 0.00114 | 0.00837 | 0.0114 | 0.0230 | 0.0187 |
|  | RSD/% | 1.72 | 2.36 | 0.91 | 0.72 | 0.76 | 0.34 |
|  | Max | 0.0090 | 0.050 | 0.93 | 1.59 | 3.05 | 5.58 |
|  | Min | 0.0087 | 0.047 | 0.91 | 1.56 | 2.99 | 5.54 |
|  | Gmax | 1.053 | 1.404 | 0.956 | 1.228 | 1.478 | 1.070 |
|  | Gmin | 0.921 | 1.228 | 1.434 | 1.404 | 1.130 | 1.070 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-225

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.00071 | 0.0031 | 0.030 | 0.14 |
|  | 2 | 0.00069 | 0.0030 | 0.028 | 0.16 |
|  | 3 | 0.00067 | 0.0032 | 0.029 | 0.16 |
|  | 4 | 0.00069 | 0.0032 | 0.030 | 0.15 |
|  | 5 | 0.00070 | 0.0033 | 0.028 | 0.17 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000692 | 0.00316 | 0.0290 | 0.156 |
|  | SD | 0.0000148 | 0.000114 | 0.00100 | 0.0114 |
|  | RSD/% | 2.14 | 3.61 | 3.45 | 7.31 |
|  | Max | 0.00071 | 0.0033 | 0.030 | 0.17 |
|  | Min | 0.00067 | 0.0030 | 0.028 | 0.14 |
|  | Gmax | 1.216 | 1.228 | 1.000 | 1.228 |
|  | Gmin | 1.486 | 1.404 | 1.000 | 1.404 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-226

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.0027 | 0.027 | 0.56 |
|  | 2 | 0.0030 | 0.030 | 0.54 |
|  | 3 | 0.0029 | 0.029 | 0.52 |
|  | 4 | 0.0026 | 0.029 | 0.52 |
|  | 5 | 0.0026 | 0.030 | 0.53 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00276 | 0.0290 | 0.534 |
|  | SD | 0.000182 | 0.00122 | 0.0167 |
|  | RSD/% | 6.59 | 4.21 | 3.13 |
|  | Max | 0.0030 | 0.030 | 0.56 |
|  | Min | 0.0026 | 0.027 | 0.52 |
|  | Gmax | 1.319 | 0.820 | 1.557 |
|  | Gmin | 0.879 | 1.639 | 0.838 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-227

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.0024 | 0.011 | 0.59 | 1.02 | 1.58 |
|  | 2 | 0.0022 | 0.010 | 0.56 | 1.04 | 1.59 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.010 | 0.57 | 1.04 | 1.59 |
|  | 4 | 0.0022 | 0.011 | 0.57 | 1.05 | 1.56 |
|  | 5 | 0.0021 | 0.010 | 0.59 | 1.05 | 1.56 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00226 | 0.0104 | 0.576 | 1.040 | 1.576 |
|  | SD | 0.000134 | 0.000548 | 0.0134 | 0.0122 | 0.0152 |
|  | RSD/% | 5.93 | 5.27 | 2.33 | 1.17 | 0.96 |
|  | Max | 0.0024 | 0.011 | 0.59 | 1.05 | 1.59 |
|  | Min | 0.0021 | 0.010 | 0.56 | 1.02 | 1.56 |
|  | Gmax | 1.045 | 1.095 | 1.045 | 0.820 | 0.921 |
|  | Gmin | 1.194 | 0.730 | 1.194 | 1.639 | 1.053 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-228

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.0040 | 0.028 | 0.20 |
|  | 2 | 0.0042 | 0.028 | 0.18 |
|  | 3 | 0.0039 | 0.030 | 0.21 |
|  | 4 | 0.0040 | 0.028 | 0.20 |
|  | 5 | 0.0038 | 0.028 | 0.19 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00398 | 0.0284 | 0.196 |
|  | SD | 0.000148 | 0.000894 | 0.0114 |
|  | RSD/% | 3.72 | 3.15 | 5.82 |
|  | Max | 0.0042 | 0.030 | 0.21 |
|  | Min | 0.0038 | 0.028 | 0.18 |
|  | Gmax | 1.486 | 1.790 | 1.228 |
|  | Gmin | 1.216 | 0.447 | 1.404 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-229

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.0017 | 0.010 | 0.050 | 0.11 | 0.53 | 1.53 | 2.08 |
|  | 2 | 0.0017 | 0.012 | 0.049 | 0.15 | 0.55 | 1.57 | 2.12 |
|  | 3 | 0.0020 | 0.010 | 0.053 | 0.11 | 0.56 | 1.55 | 2.15 |
|  | 4 | 0.0016 | 0.010 | 0.053 | 0.13 | 0.53 | 1.57 | 2.12 |
|  | 5 | 0.0018 | 0.010 | 0.052 | 0.12 | 0.56 | 1.54 | 2.10 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00176 | 0.0104 | 0.0514 | 0.124 | 0.546 | 1.552 | 2.114 |
|  | SD | 0.000152 | 0.000894 | 0.00182 | 0.0167 | 0.0152 | 0.0179 | 0.0261 |
|  | RSD/% | 8.64 | 8.60 | 3.54 | 13.47 | 2.78 | 0.70 | 1.23 |
|  | Max | 0.0020 | 0.012 | 0.053 | 0.15 | 0.56 | 1.57 | 2.15 |
|  | Min | 0.0016 | 0.010 | 0.049 | 0.11 | 0.53 | 1.53 | 2.08 |
|  | Gmax | 1.579 | 1.790 | 0.879 | 1.557 | 0.921 | 1.006 | 1.379 |
|  | Gmin | 1.053 | 0.447 | 1.319 | 0.838 | 1.053 | 1.229 | 1.303 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-230

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.00033 | 0.0058 | 0.020 |
|  | 2 | 0.00029 | 0.0055 | 0.019 |
|  | 3 | 0.00030 | 0.0059 | 0.023 |
|  | 4 | 0.00035 | 0.0059 | 0.020 |
|  | 5 | 0.00033 | 0.0057 | 0.020 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000320 | 0.00576 | 0.0204 |
|  | SD | 0.0000245 | 0.000167 | 0.00152 |
|  | RSD/% | 7.66 | 2.90 | 7.45 |
|  | Max | 0.00035 | 0.0059 | 0.023 |
|  | Min | 0.00029 | 0.0055 | 0.019 |
|  | Gmax | 1.224 | 0.838 | 1.711 |
|  | Gmin | 1.224 | 1.557 | 0.921 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-231

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.0096 | 0.027 | 0.34 |
|  | 2 | 0.0094 | 0.030 | 0.32 |
|  | 3 | 0.0097 | 0.028 | 0.33 |
|  | 4 | 0.0094 | 0.028 | 0.34 |
|  | 5 | 0.0093 | 0.030 | 0.33 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00948 | 0.0286 | 0.332 |
|  | SD | 0.000164 | 0.00134 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 1.73 | 4.69 | 2.52 |
|  | Max | 0.0097 | 0.030 | 0.34 |
|  | Min | 0.0093 | 0.027 | 0.32 |
|  | Gmax | 1.341 | 1.045 | 0.956 |
|  | Gmin | 1.098 | 1.194 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-232

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.0064 | 0.013 | 0.44 |
|  | 2 | 0.0063 | 0.011 | 0.43 |
|  | 3 | 0.0066 | 0.012 | 0.44 |
|  | 4 | 0.0064 | 0.012 | 0.43 |
|  | 5 | 0.0063 | 0.013 | 0.43 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00640 | 0.0122 | 0.434 |
|  | SD | 0.000122 | 0.000837 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 1.91 | 6.86 | 1.26 |
|  | Max | 0.0066 | 0.013 | 0.44 |
|  | Min | 0.0063 | 0.011 | 0.43 |
|  | Gmax | 1.639 | 0.956 | 1.095 |
|  | Gmin | 0.820 | 1.434 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-233

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.0077 | 0.040 | 0.27 |
|  | 2 | 0.0076 | 0.042 | 0.28 |
|  | 3 | 0.0080 | 0.039 | 0.28 |
|  | 4 | 0.0076 | 0.042 | 0.26 |
|  | 5 | 0.0076 | 0.043 | 0.27 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00770 | 0.0412 | 0.272 |
|  | SD | 0.000173 | 0.00164 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 2.45 | 3.98 | 3.08 |
|  | Max | 0.0080 | 0.043 | 0.28 |
|  | Min | 0.0076 | 0.039 | 0.26 |
|  | Gmax | 1.734 | 1.098 | 0.956 |
|  | Gmin | 0.578 | 1.341 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-234

| 验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0.0024 | 0.049 | 0.19 | 1.28 | 2.09 |
|  | 2 | 0.0026 | 0.050 | 0.18 | 1.26 | 2.13 |
|  | 3 | 0.0025 | 0.055 | 0.18 | 1.26 | 2.10 |
|  | 4 | 0.0026 | 0.055 | 0.22 | 1.23 | 2.15 |
|  | 5 | 0.0026 | 0.054 | 0.20 | 1.25 | 2.12 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00254 | 0.0526 | 0.194 | 1.256 | 2.118 |
|  | SD | 0.0000894 | 0.00288 | 0.0167 | 0.0182 | 0.0239 |
|  | RSD/% | 3.52 | 5.48 | 8.61 | 1.45 | 1.13 |
|  | Max | 0.0026 | 0.055 | 0.22 | 1.28 | 2.15 |
|  | Min | 0.0024 | 0.049 | 0.18 | 1.23 | 2.09 |
|  | Gmax | 0.671 | 0.833 | 1.557 | 1.319 | 1.339 |
|  | Gmin | 1.566 | 1.250 | 0.838 | 1.429 | 1.172 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-235

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.00020 | 0.0024 | 0.0069 | 0.050 | 0.56 | 1.07 | 2.01 |
|  | 2 | 0.00023 | 0.0024 | 0.0068 | 0.050 | 0.57 | 1.06 | 2.02 |
|  | 3 | 0.00022 | 0.0024 | 0.0068 | 0.050 | 0.56 | 1.06 | 2.04 |
|  | 4 | 0.00022 | 0.0024 | 0.0069 | 0.050 | 0.56 | 1.07 | 2.04 |
|  | 5 | 0.00021 | 0.0024 | 0.0067 | 0.050 | 0.57 | 1.06 | 2.01 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000216 | 0.00240 | 0.00682 | 0.0500 | 0.564 | 1.064 | 2.024 |
|  | SD | 0.0000114 | 0 | 0.0000837 | 0 | 0.00548 | 0.00548 | 0.0152 |
|  | RSD/% | 5.28 | 0 | 1.23 | 0 | 0.97 | 0.52 | 0.75 |
|  | Max | 0.00023 | 0.0024 | 0.0069 | 0.050 | 0.57 | 1.07 | 2.04 |
|  | Min | 0.00021 | 0.0024 | 0.0067 | 0.050 | 0.56 | 1.06 | 2.01 |
|  | Gmax | 1.228 | 0 | 0.956 | 0 | 1.095 | 1.095 | 1.053 |
|  | Gmin | 0.526 | 0 | 1.434 | 0 | 0.730 | 0.730 | 0.921 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-236

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.00030 | 0.0026 | 0.073 | 1.02 | 2.98 | 5.83 | 11.85 | 16.34 | 20.31 |
|  | 2 | 0.00029 | 0.0027 | 0.073 | 1.01 | 2.98 | 5.86 | 11.94 | 16.47 | 20.38 |
|  | 3 | 0.00031 | 0.0028 | 0.072 | 1.01 | 3.00 | 5.82 | 11.93 | 16.22 | 20.28 |
|  | 4 | 0.00030 | 0.0027 | 0.072 | 1.00 | 3.00 | 5.85 | 11.92 | 16.38 | 20.25 |
|  | 5 | 0.00032 | 0.0026 | 0.073 | 1.00 | 3.00 | 5.86 | 11.99 | 16.27 | 19.99 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000304 | 0.00268 | 0.0726 | 1.008 | 2.992 | 5.844 | 11.926 | 16.336 | 20.242 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.0000837 | 0.000548 | 0.00837 | 0.0110 | 0.0182 | 0.0503 | 0.0971 | 0.149 |
|  | RSD/% | 3.75 | 3.12 | 0.75 | 0.83 | 0.37 | 0.31 | 0.42 | 0.59 | 0.74 |
|  | Max | 0.00032 | 0.0028 | 0.073 | 1.02 | 3.00 | 5.86 | 11.99 | 16.47 | 20.38 |
|  | Min | 0.00029 | 0.0026 | 0.072 | 1.00 | 2.98 | 5.82 | 11.85 | 16.22 | 19.99 |
|  | Gmax | 1.404 | 1.434 | 0.730 | 1.434 | 0.727 | 0.879 | 1.272 | 1.380 | 0.926 |
|  | Gmin | 1.228 | 0.956 | 1.095 | 0.956 | 1.091 | 1.319 | 1.511 | 1.195 | 1.691 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-237

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.00015 | 0.0028 | 0.054 | 0.50 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0028 | 0.054 | 0.50 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.0028 | 0.054 | 0.50 |
|  | 4 | 0.00015 | 0.0028 | 0.054 | 0.50 |
|  | 5 | 0.00015 | 0.0028 | 0.054 | 0.50 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000150 | 0.00280 | 0.0540 | 0.500 |
|  | SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RSD/% | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Max | 0.00015 | 0.0028 | 0.054 | 0.50 |
|  | Min | 0.00015 | 0.0028 | 0.054 | 0.50 |
|  | Gmax | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Gmin | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-238

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.00013 | 0.0039 | 0.032 |
|  | 2 | 0.00013 | 0.0039 | 0.032 |
|  | 3 | 0.00013 | 0.0038 | 0.031 |
|  | 4 | 0.00013 | 0.0039 | 0.031 |
|  | 5 | 0.00013 | 0.0039 | 0.031 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000130 | 0.00388 | 0.0314 |
|  | SD | 0 | 0.0000447 | 0.000548 |
|  | RSD/% | 0 | 1.15 | 1.75 |
|  | Max | 0.00013 | 0.0039 | 0.032 |
|  | Min | 0.00013 | 0.0038 | 0.031 |
|  | Gmax | 0 | 0.447 | 1.095 |
|  | Gmin | 0 | 1.790 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-239

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.00016 | 0.0039 | 0.011 | 0.25 |
|  | 2 | 0.00016 | 0.0039 | 0.011 | 0.25 |
|  | 3 | 0.00014 | 0.0038 | 0.011 | 0.25 |
|  | 4 | 0.00015 | 0.0038 | 0.011 | 0.25 |
|  | 5 | 0.00015 | 0.0039 | 0.011 | 0.25 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000152 | 0.00386 | 0.0110 | 0.250 |
|  | SD | 0.00000837 | 0.0000548 | 0 | 0 |
|  | RSD/% | 5.51 | 1.42 | 0 | 0 |
|  | Max | 0.00016 | 0.0039 | 0.011 | 0.25 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0038 | 0.011 | 0.25 |
|  | Max | 0.956 | 0.730 | 0 | 0 |
|  | Gmin | 1.434 | 1.095 | 0 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-240

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.00012 | 0.00058 | 0.0080 | 0.070 | 0.19 | 2.50 | 4.03 | 5.21 |
|  | 2 | 0.00012 | 0.00057 | 0.0079 | 0.069 | 0.19 | 2.49 | 4.05 | 5.20 |
|  | 3 | 0.00010 | 0.00056 | 0.0077 | 0.070 | 0.19 | 2.50 | 4.02 | 5.21 |
|  | 4 | 0.00011 | 0.00056 | 0.0079 | 0.070 | 0.19 | 2.49 | 4.04 | 5.20 |
|  | 5 | 0.00011 | 0.00057 | 0.0078 | 0.069 | 0.19 | 2.50 | 4.03 | 5.19 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000112 | 0.000568 | 0.00786 | 0.0696 | 0.190 | 2.496 | 4.034 | 5.202 |
|  | SD | 0.00000837 | 0.00000837 | 0.000114 | 0.000548 | 0 | 0.00548 | 0.0114 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 7.47 | 1.47 | 1.45 | 0.79 | 0 | 0.22 | 0.28 | 0.16 |
|  | Max | 0.00012 | 0.00058 | 0.0080 | 0.070 | 0.19 | 2.50 | 4.05 | 5.21 |
|  | Min | 0.00010 | 0.00056 | 0.0077 | 0.069 | 0.19 | 2.49 | 4.02 | 5.19 |
|  | Gmax | 0.956 | 1.434 | 1.228 | 0.730 | 0 | 0.730 | 1.404 | 0.956 |
|  | Gmin | 1.434 | 0.956 | 1.405 | 1.095 | 0 | 1.095 | 1.228 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-241

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.00041 | 0.0026 | 0.030 | 0.30 | 0.54 | 1.49 | 2.56 |
|  | 2 | 0.00041 | 0.0027 | 0.030 | 0.30 | 0.54 | 1.46 | 2.55 |
|  | 3 | 0.00041 | 0.0027 | 0.030 | 0.30 | 0.54 | 1.52 | 2.56 |
|  | 4 | 0.00041 | 0.0026 | 0.030 | 0.30 | 0.54 | 1.49 | 2.55 |
|  | 5 | 0.00041 | 0.0026 | 0.030 | 0.30 | 0.54 | 1.50 | 2.56 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000410 | 0.00264 | 0.0300 | 0.300 | 0.540 | 1.492 | 2.556 |
|  | SD | 0 | 0.0000548 | 0 | 0 | 0 | 0.0217 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.21 |
|  | Max | 0.00041 | 0.0027 | 0.030 | 0.30 | 0.54 | 1.50 | 2.56 |
|  | Min | 0.00041 | 0.0026 | 0.030 | 0.30 | 0.54 | 1.46 | 2.55 |
|  | Gmax | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0.730 |
|  | Gmin | 0 | 0.730 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 1.095 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-242

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.0089 | 0.053 | 1.01 | 1.63 | 3.24 | 5.67 |
|  | 2 | 0.0088 | 0.052 | 0.99 | 1.63 | 3.24 | 5.69 |
|  | 3 | 0.0088 | 0.051 | 1.00 | 1.64 | 3.27 | 5.65 |
|  | 4 | 0.0087 | 0.053 | 0.99 | 1.63 | 3.25 | 5.67 |
|  | 5 | 0.0087 | 0.053 | 1.00 | 1.63 | 3.25 | 5.69 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00878 | 0.0524 | 0.998 | 1.632 | 3.250 | 5.674 |
|  | SD | 0.0000837 | 0.000894 | 0.00837 | 0.00447 | 0.0122 | 0.0167 |
|  | RSD/% | 0.95 | 1.71 | 0.84 | 0.27 | 0.38 | 0.29 |
|  | Max | 0.0089 | 0.053 | 1.01 | 1.64 | 3.27 | 5.69 |
|  | Min | 0.0087 | 0.051 | 0.99 | 1.63 | 3.24 | 5.65 |
|  | Gmax | 1.434 | 0.671 | 1.434 | 1.790 | 1.639 | 0.958 |
|  | Gmin | 0.956 | 1.566 | 0.956 | 0.447 | 0.820 | 1.437 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-243

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.00069 | 0.0030 | 0.028 | 0.13 |
|  | 2 | 0.00070 | 0.0030 | 0.028 | 0.14 |
|  | 3 | 0.00070 | 0.0029 | 0.028 | 0.15 |
|  | 4 | 0.00069 | 0.0030 | 0.028 | 0.15 |
|  | 5 | 0.00070 | 0.0029 | 0.029 | 0.14 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000696 | 0.00296 | 0.0282 | 0.142 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000548 | 0.000447 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 0.79 | 1.85 | 1.59 | 5.89 |
|  | Max | 0.00070 | 0.0030 | 0.029 | 0.15 |
|  | Min | 0.00069 | 0.0029 | 0.028 | 0.13 |
|  | Gmax | 0.730 | 0.730 | 1.790 | 0.956 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.095 | 0.447 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-244

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.0029 | 0.030 | 0.57 |
|  | 2 | 0.0029 | 0.030 | 0.53 |
|  | 3 | 0.0029 | 0.029 | 0.57 |
|  | 4 | 0.0029 | 0.029 | 0.56 |
|  | 5 | 0.0029 | 0.030 | 0.57 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00290 | 0.0296 | 0.560 |
|  | SD | 0 | 0.000548 | 0.0173 |
|  | RSD/% | 0 | 1.85 | 3.09 |
|  | Max | 0.0029 | 0.030 | 0.57 |
|  | Min | 0.0029 | 0.029 | 0.53 |
|  | Gmax | 0 | 0.730 | 0.578 |
|  | Gmin | 0 | 1.095 | 1.734 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-245

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.0021 | 0.011 | 0.58 | 1.12 | 1.68 |
|  | 2 | 0.0021 | 0.011 | 0.58 | 1.10 | 1.66 |
|  | 3 | 0.0021 | 0.011 | 0.59 | 1.13 | 1.66 |
|  | 4 | 0.0021 | 0.011 | 0.59 | 1.10 | 1.66 |
|  | 5 | 0.0021 | 0.011 | 0.58 | 1.12 | 1.67 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00210 | 0.0110 | 0.584 | 1.114 | 1.666 |
|  | SD | 0 | 0 | 0.00548 | 0.0134 | 0.00894 |
|  | RSD/% | 0 | 0 | 0.94 | 1.20 | 0.54 |
|  | Max | 0.0021 | 0.011 | 0.59 | 1.13 | 1.68 |
|  | Min | 0.0021 | 0.011 | 0.58 | 1.10 | 1.66 |
|  | Gmax | 0 | 0 | 1.095 | 1.194 | 1.566 |
|  | Gmin | 0 | 0 | 0.730 | 1.045 | 0.671 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-246

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.0040 | 0.030 | 0.19 |
|  | 2 | 0.0040 | 0.029 | 0.19 |
|  | 3 | 0.0040 | 0.029 | 0.19 |
|  | 4 | 0.0040 | 0.029 | 0.19 |
|  | 5 | 0.0040 | 0.029 | 0.19 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00400 | 0.0292 | 0.190 |
|  | SD | 0 | 0.000447 | 0 |
|  | RSD/% | 0 | 1.53 | 0 |
|  | Max | 0.0040 | 0.030 | 0.19 |
|  | Min | 0.0040 | 0.029 | 0.19 |
|  | Gmax | 0 | 1.790 | 0 |
|  | Gmin | 0 | 0.447 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-247

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.0018 | 0.012 | 0.052 | 0.15 | 0.58 | 1.46 | 2.11 |
|  | 2 | 0.0018 | 0.012 | 0.051 | 0.14 | 0.57 | 1.48 | 2.08 |
|  | 3 | 0.0019 | 0.011 | 0.053 | 0.14 | 0.56 | 1.48 | 2.09 |
|  | 4 | 0.0019 | 0.012 | 0.052 | 0.15 | 0.57 | 1.49 | 2.11 |
|  | 5 | 0.0019 | 0.012 | 0.053 | 0.14 | 0.57 | 1.49 | 2.09 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00186 | 0.0118 | 0.0522 | 0.144 | 0.570 | 1.480 | 2.096 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000447 | 0.000837 | 0.00548 | 0.00707 | 0.0122 | 0.0134 |
|  | RSD/% | 2.95 | 3.79 | 1.60 | 3.81 | 1.24 | 0.82 | 0.64 |
|  | Max | 0.0019 | 0.012 | 0.053 | 0.15 | 0.58 | 1.49 | 2.11 |
|  | Min | 0.0018 | 0.011 | 0.051 | 0.14 | 0.56 | 1.46 | 2.08 |
|  | Gmax | 0.730 | 0.447 | 0.956 | 1.095 | 1.414 | 0.820 | 1.045 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.790 | 1.434 | 0.730 | 1.414 | 1.639 | 1.194 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-248

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.00028 | 0.0056 | 0.022 |
|  | 2 | 0.00029 | 0.0056 | 0.021 |
|  | 3 | 0.00031 | 0.0057 | 0.021 |
|  | 4 | 0.00029 | 0.0057 | 0.022 |
|  | 5 | 0.00031 | 0.0056 | 0.021 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000296 | 0.00564 | 0.0214 |
|  | SD | 0.0000134 | 0.0000548 | 0.000548 |
|  | RSD/% | 4.53 | 0.97 | 2.56 |
|  | Max | 0.00031 | 0.0057 | 0.022 |
|  | Min | 0.00028 | 0.0056 | 0.021 |
|  | Gmax | 1.045 | 1.095 | 1.095 |
|  | Gmin | 1.194 | 0.730 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-249

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.0084 | 0.027 | 0.30 |
|  | 2 | 0.0083 | 0.026 | 0.31 |
|  | 3 | 0.0083 | 0.026 | 0.31 |
|  | 4 | 0.0084 | 0.027 | 0.32 |
|  | 5 | 0.0084 | 0.026 | 0.32 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00836 | 0.0264 | 0.312 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 0.66 | 2.08 | 2.68 |
|  | Max | 0.0084 | 0.027 | 0.32 |
|  | Min | 0.0083 | 0.026 | 0.30 |
|  | Gmax | 0.730 | 1.095 | 0.956 |
|  | Gmin | 1.095 | 0.730 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-250

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.0060 | 0.012 | 0.46 |
|  | 2 | 0.0061 | 0.012 | 0.45 |
|  | 3 | 0.0059 | 0.012 | 0.45 |
|  | 4 | 0.0061 | 0.012 | 0.46 |
|  | 5 | 0.0061 | 0.012 | 0.46 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00604 | 0.0120 | 0.456 |
|  | SD | 0.0000894 | 0 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 1.48 | 0 | 1.20 |
|  | Max | 0.0061 | 0.012 | 0.46 |
|  | Min | 0.0059 | 0.012 | 0.45 |
|  | Gmax | 0.671 | 0 | 0.730 |
|  | Gmin | 1.566 | 0 | 1.095 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-251

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.0078 | 0.042 | 0.30 |
|  | 2 | 0.0078 | 0.041 | 0.30 |
|  | 3 | 0.0078 | 0.041 | 0.30 |
|  | 4 | 0.0078 | 0.042 | 0.30 |
|  | 5 | 0.0078 | 0.042 | 0.30 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00780 | 0.0416 | 0.300 |
|  | SD | 0 | 0.000548 | 0 |
|  | RSD/% | 0 | 1.32 | 0 |
|  | Max | 0.0078 | 0.042 | 0.30 |
|  | Min | 0.0078 | 0.041 | 0.30 |
|  | Gmax | 0 | 0.730 | 0 |
|  | Gmin | 0 | 1.095 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-252

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0.0024 | 0.048 | 0.20 | 1.20 | 2.05 |
|  | 2 | 0.0024 | 0.048 | 0.20 | 1.20 | 2.06 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.048 | 0.20 | 1.20 | 2.06 |
|  | 4 | 0.0024 | 0.048 | 0.20 | 1.20 | 2.07 |
|  | 5 | 0.0024 | 0.048 | 0.20 | 1.21 | 2.08 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00240 | 0.0480 | 0.200 | 1.202 | 2.064 |
|  | SD | 0 | 0 | 0 | 0.00447 | 0.0114 |
|  | RSD/% | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.55 |
|  | Max | 0.0024 | 0.048 | 0.20 | 1.21 | 2.08 |
|  | Min | 0.0024 | 0.048 | 0.20 | 1.20 | 2.05 |
|  | Gmax | 0 | 0 | 0 | 1.790 | 1.404 |
|  | Gmin | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 1.228 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-253

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | / | 0.00216 | 0.00636 | 0.0486 | 0.525 | 0.981 | 1.956 |
|  | 2 | / | 0.00200 | 0.00641 | 0.0483 | 0.531 | 0.988 | 1.971 |
|  | 3 | / | 0.00209 | 0.00640 | 0.0491 | 0.526 | 0.986 | 1.988 |
|  | 4 | / | 0.00213 | 0.00620 | 0.0483 | 0.526 | 0.980 | 1.987 |
|  | 5 | / | 0.00206 | 0.00623 | 0.0492 | 0.529 | 0.981 | 1.985 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | / | 0.00209 | 0.00632 | 0.0487 | 0.527 | 0.983 | 1.977 |
|  | SD | / | 0.0000622 | 0.0000982 | 0.000430 | 0.00251 | 0.00356 | 0.0138 |
|  | RSD/% | / | 2.98 | 1.55 | 0.88 | 0.48 | 0.36 | 0.70 |
|  | Max | / | 0.00216 | 0.00641 | 0.0492 | 0.531 | 0.988 | 1.988 |
|  | Min | / | 0.00200 | 0.00620 | 0.0483 | 0.525 | 0.980 | 1.956 |
|  | Gmax | / | 1.125 | 0.916 | 1.163 | 1.594 | 1.404 | 0.797 |
|  | Gmin | / | 1.447 | 1.222 | 0.930 | 0.797 | 0.843 | 1.522 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-254

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | / | 0.00262 | 0.0682 | 0.945 | 2.99 | 5.76 | 12.20 | 16.39 | 20.32 |
|  | 2 | / | 0.00268 | 0.0680 | 0.952 | 3.03 | 5.80 | 12.18 | 16.36 | 20.31 |
|  | 3 | / | 0.00243 | 0.0683 | 0.952 | 3.08 | 5.70 | 12.18 | 16.46 | 20.30 |
|  | 4 | / | 0.00241 | 0.0682 | 0.950 | 3.01 | 5.51 | 12.21 | 16.40 | 20.31 |
|  | 5 | / | 0.00255 | 0.0681 | 0.953 | 3.10 | 5.62 | 12.20 | 16.78 | 20.33 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | / | 0.00254 | 0.0682 | 0.950 | 3.042 | 5.678 | 12.194 | 16.478 | 20.314 |
|  | SD | / | 0.000117 | 0.000114 | 0.00321 | 0.0466 | 0.116 | 0.0134 | 0.173 | 0.0114 |
|  | RSD/% | / | 4.61 | 0.17 | 0.34 | 1.53 | 2.04 | 0.11 | 1.05 | 0.06 |
|  | Max | / | 0.00268 | 0.0683 | 0.953 | 3.10 | 5.80 | 12.21 | 16.78 | 20.33 |
|  | Min | / | 0.00241 | 0.0680 | 0.945 | 2.99 | 5.51 | 12.18 | 16.36 | 20.30 |
|  | Gmax | / | 1.197 | 0.877 | 0.935 | 1.245 | 1.052 | 1.194 | 1.746 | 1.404 |
|  | Gmin | / | 1.111 | 1.754 | 1.558 | 1.116 | 1.448 | 1.045 | 0.682 | 1.228 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-255

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | / | 0.00246 | 0.0540 | 0.463 |
|  | 2 | / | 0.00252 | 0.0539 | 0.462 |
|  | 3 | / | 0.00254 | 0.0543 | 0.463 |
|  | 4 | / | 0.00255 | 0.0536 | 0.462 |
|  | 5 | / | 0.00253 | 0.0543 | 0.460 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | / | 0.00252 | 0.0540 | 0.462 |
|  | SD | / | 0.0000354 | 0.000295 | 0.00122 |
|  | RSD/% | / | 1.40 | 0.55 | 0.26 |
|  | Max | / | 0.00255 | 0.0543 | 0.463 |
|  | Min | / | 0.00246 | 0.0536 | 0.460 |
|  | Gmax | / | 0.847 | 1.017 | 0.820 |
|  | Gmin | / | 1.695 | 1.356 | 1.639 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | / | 0.00269 | 0.0266 |
|  | 2 | / | 0.00270 | 0.0261 |
|  | 3 | / | 0.00260 | 0.0268 |
|  | 4 | / | 0.00265 | 0.0258 |
|  | 5 | / | 0.00265 | 0.0262 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | / | 0.00266 | 0.0263 |
|  | SD | / | 0.0000396 | 0.000400 |
|  | RSD/% | / | 1.49 | 1.52 |
|  | Max | / | 0.00270 | 0.0268 |
|  | Min | / | 0.00260 | 0.0258 |
|  | Gmax | / | 1.010 | 1.250 |
|  | Gmin | / | 1.515 | 1.250 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-256

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | / | 0.00399 | 0.0123 | 0.245 |
|  | 2 | / | 0.00403 | 0.0125 | 0.249 |
|  | 3 | / | 0.00394 | 0.0134 | 0.243 |
|  | 4 | / | 0.00395 | 0.0128 | 0.247 |
|  | 5 | / | 0.00398 | 0.0129 | 0.251 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | / | 0.00398 | 0.0128 | 0.247 |
|  | SD | / | 0.0000356 | 0.000421 | 0.00316 |
|  | RSD/% | / | 0.89 | 3.29 | 1.28 |
|  | Max | / | 0.00403 | 0.0134 | 0.251 |
|  | Min | / | 0.00394 | 0.0123 | 0.243 |
|  | Gmax | / | 1.404 | 1.425 | 1.266 |
|  | Gmin | / | 1.124 | 1.188 | 1.266 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-257

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | / | 0.00054 | 0.00801 | 0.0664 | 0.196 | 2.345 | 3.855 | 5.208 |
|  | 2 | / | 0.00054 | 0.00794 | 0.0654 | 0.197 | 2.349 | 3.891 | 5.235 |
|  | 3 | / | 0.00053 | 0.00811 | 0.0658 | 0.203 | 2.367 | 3.907 | 5.215 |
|  | 4 | / | 0.00054 | 0.00798 | 0.0673 | 0.184 | 2.342 | 3.919 | 5.205 |
|  | 5 | / | 0.00058 | 0.00807 | 0.0655 | 0.188 | 2.369 | 3.908 | 5.243 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | / | 0.000546 | 0.00802 | 0.0661 | 0.194 | 2.354 | 3.896 | 5.221 |
|  | SD | / | 0.0000195 | 0.0000683 | 0.000785 | 0.00757 | 0.0127 | 0.0250 | 0.0169 |
|  | RSD/% | / | 3.57 | 0.85 | 1.19 | 3.90 | 0.54 | 0.64 | 0.32 |
|  | Max | / | 0.00058 | 0.00811 | 0.0673 | 0.203 | 2.369 | 3.919 | 5.243 |
|  | Min | / | 0.00053 | 0.00794 | 0.0654 | 0.184 | 2.342 | 3.855 | 5.205 |
|  | Gmax | / | 1.744 | 1.318 | 1.529 | 1.189 | 1.181 | 0.920 | 1.302 |
|  | Gmin | / | 0.821 | 1.171 | 0.892 | 1.321 | 0.945 | 1.640 | 0.947 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-258

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.00044 | 0.00271 | 0.0321 | 0.269 | 0.546 | 1.426 | 2.46 |
|  | 2 | 0.00045 | 0.00272 | 0.0324 | 0.269 | 0.540 | 1.454 | 2.41 |
|  | 3 | 0.00045 | 0.00275 | 0.0328 | 0.270 | 0.545 | 1.460 | 2.42 |
|  | 4 | 0.00046 | 0.00277 | 0.0331 | 0.267 | 0.549 | 1.436 | 2.42 |
|  | 5 | 0.00043 | 0.00278 | 0.0323 | 0.265 | 0.546 | 1.415 | 2.43 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000446 | 0.00275 | 0.0325 | 0.268 | 0.545 | 1.438 | 2.428 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.0000305 | 0.000404 | 0.00200 | 0.00327 | 0.0188 | 0.0192 |
|  | RSD/% | 2.56 | 1.11 | 1.24 | 0.75 | 0.60 | 1.31 | 0.79 |
|  | Max | 0.00046 | 0.00278 | 0.0331 | 0.270 | 0.549 | 1.460 | 2.46 |
|  | Min | 0.00043 | 0.00271 | 0.0321 | 0.265 | 0.540 | 1.415 | 2.41 |
|  | Gmax | 1.228 | 0.984 | 1.485 | 1.000 | 1.223 | 1.170 | 1.667 |
|  | Gmin | 1.404 | 1.311 | 0.990 | 1.500 | 1.529 | 1.223 | 0.938 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-259

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.00755 | 0.0497 | 0.981 | 1.57 | 3.08 | 5.50 |
|  | 2 | 0.00753 | 0.0502 | 0.983 | 1.59 | 3.10 | 5.56 |
|  | 3 | 0.00764 | 0.0507 | 0.988 | 1.62 | 3.14 | 5.57 |
|  | 4 | 0.00770 | 0.0506 | 0.993 | 1.54 | 3.07 | 5.70 |
|  | 5 | 0.00766 | 0.0511 | 0.990 | 1.61 | 3.01 | 5.62 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00762 | 0.0505 | 0.987 | 1.586 | 3.080 | 5.590 |
|  | SD | 0.0000730 | 0.000532 | 0.00495 | 0.0321 | 0.0474 | 0.0748 |
|  | RSD/% | 0.96 | 1.05 | 0.50 | 2.02 | 1.54 | 1.34 |
|  | Max | 0.00770 | 0.0511 | 0.993 | 1.62 | 3.14 | 5.70 |
|  | Min | 0.00753 | 0.0497 | 0.981 | 1.54 | 3.01 | 5.50 |
|  | Gmax | 1.096 | 1.128 | 1.212 | 1.059 | 1.266 | 1.471 |
|  | Gmin | 1.233 | 1.504 | 1.212 | 1.433 | 1.477 | 1.203 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-260

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.00076 | 0.00331 | 0.0293 | 0.150 |
|  | 2 | 0.00074 | 0.00331 | 0.0296 | 0.148 |
|  | 3 | 0.00076 | 0.00329 | 0.0296 | 0.148 |
|  | 4 | 0.00075 | 0.00338 | 0.0291 | 0.147 |
|  | 5 | 0.00074 | 0.00334 | 0.0295 | 0.147 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000750 | 0.00333 | 0.0294 | 0.148 |
|  | SD | 0.0000100 | 0.0000351 | 0.000217 | 0.00122 |
|  | RSD/% | 1.33 | 1.05 | 0.74 | 0.82 |
|  | Max | 0.00076 | 0.00338 | 0.0296 | 0.150 |
|  | Min | 0.00074 | 0.00329 | 0.0291 | 0.147 |
|  | Gmax | 1.000 | 1.425 | 0.922 | 1.639 |
|  | Gmin | 1.000 | 1.140 | 1.382 | 0.820 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-261

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.00315 | 0.0357 | 0.586 |
|  | 2 | 0.00317 | 0.0355 | 0.604 |
|  | 3 | 0.00314 | 0.0354 | 0.603 |
|  | 4 | 0.00319 | 0.0354 | 0.606 |
|  | 5 | 0.00306 | 0.0353 | 0.597 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00314 | 0.0355 | 0.599 |
|  | SD | 0.0000497 | 0.000152 | 0.00811 |
|  | RSD/% | 1.58 | 0.43 | 1.35 |
|  | Max | 0.00319 | 0.0357 | 0.606 |
|  | Min | 0.00306 | 0.0353 | 0.586 |
|  | Gmax | 1.006 | 1.316 | 0.863 |
|  | Gmin | 1.610 | 1.316 | 1.603 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-262

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.00201 | 0.0116 | 0.554 | 1.054 | 1.57 |
|  | 2 | 0.00201 | 0.0117 | 0.549 | 1.057 | 1.54 |
|  | 3 | 0.00199 | 0.0117 | 0.552 | 1.029 | 1.58 |
|  | 4 | 0.00211 | 0.0117 | 0.558 | 1.061 | 1.55 |
|  | 5 | 0.00202 | 0.0117 | 0.557 | 1.034 | 1.55 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00203 | 0.0117 | 0.554 | 1.047 | 1.558 |
|  | SD | 0.0000471 | 0.0000447 | 0.00367 | 0.0145 | 0.0164 |
|  | RSD/% | 2.32 | 0.38 | 0.66 | 1.38 | 1.05 |
|  | Max | 0.00211 | 0.0117 | 0.558 | 1.061 | 1.58 |
|  | Min | 0.00199 | 0.0116 | 0.549 | 1.029 | 1.54 |
|  | Gmax | 1.699 | 0 | 1.090 | 0.966 | 1.341 |
|  | Gmin | 0.849 | 2.237 | 1.362 | 1.241 | 1.098 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-263

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.00411 | 0.0275 | 0.188 |
|  | 2 | 0.00406 | 0.0278 | 0.189 |
|  | 3 | 0.00412 | 0.0281 | 0.199 |
|  | 4 | 0.00410 | 0.0283 | 0.189 |
|  | 5 | 0.00402 | 0.0283 | 0.189 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00408 | 0.0280 | 0.191 |
|  | SD | 0.0000415 | 0.000346 | 0.00460 |
|  | RSD/% | 1.02 | 1.24 | 2.41 |
|  | Max | 0.00412 | 0.0283 | 0.199 |
|  | Min | 0.00402 | 0.0275 | 0.188 |
|  | Gmax | 0.964 | 0.867 | 1.739 |
|  | Gmin | 1.446 | 1.445 | 0.652 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-264

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.00197 | 0.0131 | 0.049 | 0.147 | 0.54 | 1.54 | 2.091 |
|  | 2 | 0.00195 | 0.0133 | 0.051 | 0.132 | 0.55 | 1.56 | 2.052 |
|  | 3 | 0.00191 | 0.0138 | 0.050 | 0.135 | 0.55 | 1.53 | 2.124 |
|  | 4 | 0.00186 | 0.0129 | 0.050 | 0.139 | 0.55 | 1.54 | 2.107 |
|  | 5 | 0.00180 | 0.0125 | 0.050 | 0.126 | 0.54 | 1.56 | 2.023 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00190 | 0.0131 | 0.0500 | 0.136 | 0.546 | 1.546 | 2.079 |
|  | SD | 0.0000691 | 0.000482 | 0.000707 | 0.00785 | 0.00548 | 0.0134 | 0.0413 |
|  | RSD/% | 3.64 | 3.68 | 1.41 | 5.77 | 1.00 | 0.87 | 1.99 |
|  | Max | 0.00197 | 0.0138 | 0.051 | 0.147 | 0.55 | 1.56 | 2.124 |
|  | Min | 0.00180 | 0.0125 | 0.049 | 0.126 | 0.54 | 1.53 | 2.023 |
|  | Gmax | 1.013 | 1.452 | 1.414 | 1.401 | 0.730 | 1.045 | 1.090 |
|  | Gmin | 1.447 | 1.245 | 1.414 | 1.274 | 1.095 | 1.194 | 1.356 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-265

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.00026 | 0.00574 | 0.0227 |
|  | 2 | 0.00028 | 0.00572 | 0.0233 |
|  | 3 | 0.00026 | 0.00583 | 0.0230 |
|  | 4 | 0.00021 | 0.00585 | 0.0228 |
|  | 5 | 0.00024 | 0.00587 | 0.0229 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000250 | 0.00580 | 0.0229 |
|  | SD | 0.0000265 | 0.0000676 | 0.000230 |
|  | RSD/% | 10.60 | 1.17 | 0.77 |
|  | Max | 0.00028 | 0.00587 | 0.0233 |
|  | Min | 0.00021 | 0.00572 | 0.0227 |
|  | Gmax | 1.132 | 1.036 | 1.739 |
|  | Gmin | 1.509 | 1.183 | 0.870 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-266

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.0101 | 0.0266 | 0.316 |
|  | 2 | 0.0104 | 0.0266 | 0.319 |
|  | 3 | 0.0102 | 0.0269 | 0.318 |
|  | 4 | 0.0102 | 0.0270 | 0.314 |
|  | 5 | 0.0100 | 0.0271 | 0.318 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.0102 | 0.0268 | 0.317 |
|  | SD | 0.000148 | 0.000230 | 0.00200 |
|  | RSD/% | 1.45 | 0.86 | 0.63 |
|  | Max | 0.0104 | 0.0271 | 0.319 |
|  | Min | 0.0100 | 0.0266 | 0.314 |
|  | Gmax | 1.351 | 1.304 | 1,000 |
|  | Gmin | 1,351 | 0.870 | 1.500 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-267

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.00655 | 0.0136 | 0.449 |
|  | 2 | 0.00652 | 0.0140 | 0.450 |
|  | 3 | 0.00652 | 0.0137 | 0.450 |
|  | 4 | 0.00675 | 0.0138 | 0.442 |
|  | 5 | 0.00669 | 0.0136 | 0.446 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00661 | 0.0137 | 0.447 |
|  | SD | 0.000107 | 0.000167 | 0.00344 |
|  | RSD/% | 1.62 | 1.22 | 0.77 |
|  | Max | 0.00675 | 0.0140 | 0.450 |
|  | Min | 0.00652 | 0.0136 | 0.442 |
|  | Gmax | 1.308 | 1.796 | 0.872 |
|  | Gmin | 0.841 | 0.599 | 1.453 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-268

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.0079 | 0.0385 | 0.279 |
|  | 2 | 0.0079 | 0.0378 | 0.275 |
|  | 3 | 0.0080 | 0.0404 | 0.277 |
|  | 4 | 0.0080 | 0.0397 | 0.277 |
|  | 5 | 0.0080 | 0.0381 | 0.271 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00796 | 0.0389 | 0.276 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.00111 | 0.00303 |
|  | RSD/% | 0.69 | 2.85 | 1.10 |
|  | Max | 0.0080 | 0.0404 | 0.279 |
|  | Min | 0.0079 | 0.0378 | 0.271 |
|  | Gmax | 0.730 | 1.351 | 0.990 |
|  | Gmin | 1.095 | 0.991 | 1.650 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-269

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0.00234 | 0.049 | 0.21 | 1.28 | 2.09 |
|  | 2 | 0.00258 | 0.050 | 0.21 | 1.27 | 2.12 |
|  | 3 | 0.00239 | 0.049 | 0.21 | 1.27 | 2.10 |
|  | 4 | 0.00227 | 0.048 | 0.20 | 1.28 | 2.11 |
|  | 5 | 0.00262 | 0.048 | 0.20 | 1.27 | 2.12 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00244 | 0.0488 | 0.206 | 1.274 | 2.108 |
|  | SD | 0.000153 | 0.000837 | 0.00548 | 0.00548 | 0.0130 |
|  | RSD/% | 6.27 | 1.72 | 2.66 | 0.43 | 0.62 |
|  | Max | 0.00262 | 0.050 | 0.21 | 1.28 | 2.12 |
|  | Min | 0.00227 | 0.048 | 0.20 | 1.27 | 2.09 |
|  | Gmax | 1.176 | 1.434 | 0.730 | 1.095 | 0.923 |
|  | Gmin | 1.111 | 0.956 | 1.095 | 0.730 | 1.385 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-270

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.00020 | 0.0021 | 0.0065 | 0.0473 | 0.539 | 0.978 | 1.936 |
|  | 2 | 0.00017 | 0.0022 | 0.0063 | 0.0479 | 0.530 | 0.976 | 1.923 |
|  | 3 | 0.00019 | 0.0020 | 0.0064 | 0.0477 | 0.553 | 0.988 | 1.940 |
|  | 4 | 0.00021 | 0.0021 | 0.0063 | 0.0469 | 0.548 | 0.977 | 1.918 |
|  | 5 | 0.00024 | 0.0020 | 0.0063 | 0.0479 | 0.544 | 0.985 | 1.940 |
|  | 6 | 0.00021 | 0.0019 | 0.0062 | 0.0477 | 0.535 | 0.986 | 1.925 |
|  | 7 | 0.00022 | 0.0021 | 0.0061 | 0.0472 | 0.542 | 0.976 | 1.965* |
|  | 8 | 0.00021 | 0.0022 | 0.0060 | 0.0473 | 0.532 | 0.985 | 1.924 |
|  | 9 | 0.00019 | 0.0021 | 0.0064 | 0.0479 | 0.525 | 0.977 | 1.916 |
|  | 10 | 0.00020 | 0.0023 | 0.0065 | 0.0480 | 0.550 | 0.973 | 1.918 |
|  | 11 | 0.00023 | 0.0020 | 0.0064 | 0.0482 | 0.541 | 0.976 | 1.916 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000206 | 0.00209 | 0.00631 | 0.0476 | 0.540 | 0.980 | 1.929 |
|  | SD | 0.0000196 | 0.000114 | 0.000158 | 0.000403 | 0.00877 | 0.00518 | 0.0150 |
|  | RSD/% | 9.51 | 5.45 | 2.50 | 0.85 | 1.62 | 0.53 | 0.78 |
|  | Max | 0.00024 | 0.0023 | 0.0065 | 0.0482 | 0.553 | 0.988 | 1.965 |
|  | Min | 0.00017 | 0.0019 | 0.0060 | 0.0469 | 0.525 | 0.973 | 1.916 |
|  | Gmax | 1.735 | 1.842 | 1.203 | 1.489 | 1.482 | 1.544 | 2,400 |
|  | Gmin | 1,837 | 1.667 | 1.962 | 1.737 | 1.710 | 1.351 | 0.867 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 1.965为歧离值（保留） |

附表 2-271

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.00024 | 0.0026 | 0.0705 | 0.973 | 2.976 | 5.691 | 12.067 | 16.359 | 20.424 |
|  | 2 | 0.00027 | 0.0026 | 0.0718 | 0.972 | 2.994 | 5.719 | 12.281 | 16.211 | 20.526 |
|  | 3 | 0.00026 | 0.0026 | 0.0698 | 0.974 | 3.007 | 5.705 | 12.099 | 16.498 | 20.407 |
|  | 4 | 0.00031 | 0.0026 | 0.0695 | 0.970 | 2.986 | 5.692 | 12.053 | 16.476 | 20.282 |
|  | 5 | 0.00025 | 0.0026 | 0.0703 | 0.973 | 2.996 | 5.655 | 12.136 | 16.352 | 20.326 |
|  | 6 | 0.00026 | 0.0026 | 0.0716 | 0.974 | 2.998 | 5.753 | 12.049 | 16.242 | 20.315 |
|  | 7 | 0.00029 | 0.0026 | 0.0698 | 0.977 | 3.005 | 5.716 | 12.165 | 16.149 | 20.215 |
|  | 8 | 0.00031 | 0.0026 | 0.0712 | 0.976 | 2.987 | 5.723 | 12.025 | 16.315 | 20.165 |
|  | 9 | 0.00024 | 0.0026 | 0.0733 | 0.972 | 3.005 | 5.662 | 12.658** | 16.125 | 20.458 |
|  | 10 | 0.00026 | 0.0026 | 0.0697 | 0.975 | 2.992 | 5.740 | 12.050 | 16.235 | 20.166 |
|  | 11 | 0.00027 | 0.0026 | 0.0706 | 0.976 | 2.968 | 5.704 | 12.203 | 16.478 | 20.246 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000269 | 0.00260 | 0.0707 | 0.974 | 2.992 | 5.705 | 12.162 | 16.313 | 20.321 |
|  | SD | 0.0000247 | 0 | 0.00115 | 0.00209 | 0.0123 | 0.0298 | 0.182 | 0.132 | 0.121 |
|  | RSD/% | 9.18 | 0 | 1.63 | 0.21 | 0.41 | 0.52 | 0.15 | 0.81 | 0.60 |
|  | Max | 0.00031 | 0.0026 | 0.0733 | 0.977 | 3.007 | 5.740 | 12.658 | 16.498 | 20.526 |
|  | Min | 0.00024 | 0.0026 | 0.0695 | 0.970 | 2.968 | 5.655 | 12.025 | 16.125 | 20.165 |
|  | Gmax | 1.660 | 0 | 2.261 | 1.435 | 1.220 | 1.174 | 2.725 | 1.402 | 1.694 |
|  | Gmin | 1.174 | 0 | 1.043 | 1.914 | 1.951 | 1.678 | 0.753 | 1.424 | 1.289 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 12.658为离群值（舍弃） | 无异常 | 无异常 |

附表 2-272

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.00020 | 0.0025 | 0.0537 | 0.465 |
|  | 2 | 0.00020 | 0.0025 | 0.0544 | 0.464 |
|  | 3 | 0.00020 | 0.0025 | 0.0547 | 0.461 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.0025 | 0.0537 | 0.463 |
|  | 5 | 0.00020 | 0.0024 | 0.0541 | 0.462 |
|  | 6 | 0.00019 | 0.0025 | 0.0549 | 0.462 |
|  | 7 | 0.00021 | 0.0026 | 0.0537 | 0.469 |
|  | 8 | 0.00018 | 0.0024 | 0.0539 | 0.463 |
|  | 9 | 0.00023 | 0.0027 | 0.0540 | 0.464 |
|  | 10 | 0.00022 | 0.0025 | 0.0540 | 0.469 |
|  | 11 | 0.00020 | 0.0026 | 0.0543 | 0.468 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000201 | 0.00252 | 0.0541 | 0.465 |
|  | SD | 0.0000151 | 0.0000874 | 0.000408 | 0.00288 |
|  | RSD/% | 7.51 | 3.47 | 0.75 | 0.62 |
|  | Max | 0.00023 | 0.0027 | 0.0549 | 0.469 |
| 0 | Min | 0.00018 | 0.0024 | 0.0537 | 0.461 |
|  | Gmax | 1.921 | 2.059 | 1.961 | 1.389 |
|  | Gmin | 1.391 | 1.373 | 0.980 | 1.389 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-273

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.00016 | 0.0025 | 0.0268 |
|  | 2 | 0.00014 | 0.0025 | 0.0262 |
|  | 3 | 0.00018 | 0.0025 | 0.0271 |
|  | 4 | 0.00015 | 0.0025 | 0.0256 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.0024 | 0.0268 |
|  | 6 | 0.00019 | 0.0025 | 0.0269 |
|  | 7 | 0.00018 | 0.0025 | 0.0254 |
|  | 8 | 0.00015 | 0.0024 | 0.0278 |
| 0 | 9 | 0.00016 | 0.0023 | 0.0249 |
|  | 10 | 0.00018 | 0.0026 | 0.0264 |
|  | 11 | 0.00015 | 0.0025 | 0.0249 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000164 | 0.00247 | 0.0263 |
|  | SD | 0.0000163 | 0.0000786 | 0.000947 |
|  | RSD/% | 9.94 | 3.18 | 3.60 |
|  | Max | 0.00019 | 0.0026 | 0.0278 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0023 | 0.0249 |
|  | Gmax | 1.595 | 1.654 | 1.584 |
|  | Gmin | 1.472 | 2.163 | 1.478 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-274

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.00015 | 0.0040 | 0.0129 | 0.258 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0038 | 0.0125 | 0.256 |
|  | 3 | 0.00014 | 0.0038 | 0.0127 | 0.256 |
|  | 4 | 0.00014 | 0.0039 | 0.0126 | 0.253 |
|  | 5 | 0.00013 | 0.0038 | 0.0128 | 0.254 |
|  | 6 | 0.00015 | 0.0039 | 0.0126 | 0.253 |
|  | 7 | 0.00014 | 0.0037 | 0.0128 | 0.250 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.0038 | 0.0125 | 0.249 |
|  | 9 | 0.00014 | 0.0039 | 0.0127 | 0.255 |
|  | 10 | 0.00013 | 0.0037 | 0.0129 | 0.251 |
|  | 11 | 0.00012 | 0.0040 | 0.0124 | 0.254 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000141 | 0.00385 | 0.0127 | 0.254 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.000104 | 0.000168 | 0.00273 |
|  | RSD/% | 8.09 | 2.70 | 1.32 | 1.07 |
|  | Max | 0.00016 | 0.0040 | 0.0129 | 0.258 |
|  | Min | 0.00012 | 0.0037 | 0.0124 | 0.249 |
|  | Gmax | 1.667 | 1.442 | 1.190 | 1.465 |
|  | Gmin | 1.842 | 1.442 | 1.786 | 1.831 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-275

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.00009 | 0.00052 | 0.0080 | 0.0642 | 0.186 | 2.394 | 3.968 | 5.155 |
|  | 2 | 0.00010 | 0.00049 | 0.0080 | 0.0634 | 0.185 | 2.395 | 3.993 | 5.153 |
|  | 3 | 0.00008 | 0.00049 | 0.0082 | 0.0637 | 0.189 | 2.394 | 3.916 | 5.116 |
|  | 4 | 0.00011 | 0.00054 | 0.0080 | 0.0636 | 0.182 | 2.400 | 3.984 | 5.123 |
|  | 5 | 0.00012 | 0.00050 | 0.0080 | 0.0629 | 0.185 | 2.397 | 3.946 | 5.162 |
|  | 6 | 0.00009 | 0.00049 | 0.0090 | 0.0633 | 0.187 | 2.395 | 3.957 | 5.140 |
|  | 7 | 0.00008 | 0.00048 | 0.0080 | 0.0642 | 0.189 | 2.392 | 3.984 | 5.159 |
|  | 8 | 0.00008 | 0.00046 | 0.0090 | 0.0640 | 0.186 | 2.395 | 3.932 | 5.144 |
|  | 9 | 0.00009 | 0.00053 | 0.0070 | 0.0635 | 0.185 | 2.392 | 3.935 | 5.130 |
|  | 10 | 0.00010 | 0.00050 | 0.0080 | 0.0641 | 0.183 | 2.400 | 3.976 | 5.129 |
|  | 11 | 0.00010 | 0.00051 | 0.0090 | 0.0638 | 0.183 | 2.391 | 3.942 | 5.147 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.0000945 | 0.000501 | 0.00820 | 0.0637 | 0.185 | 2.395 | 3.958 | 5.142 |
|  | SD | 0.0000129 | 0.0000230 | 0.000600 | 0.000412 | 0.00230 | 0.00300 | 0.0252 | 0.0154 |
|  | RSD/% | 13.52 | 4.59 | 7.32 | 0.65 | 1.24 | 0.13 | 0.64 | 0.30 |
|  | Max | 0.00012 | 0.00054 | 0.0090 | 0.0642 | 0.189 | 2.400 | 3.993 | 5.162 |
|  | Min | 0.00008 | 0.00046 | 0.0070 | 0.0629 | 0.182 | 2.391 | 3.916 | 5.116 |
|  | Gmax | 1.977 | 1.696 | 1.333 | 1.214 | 1.739 | 1.667 | 1.389 | 1.299 |
|  | Gmin | 1.124 | 1.783 | 2.000 | 1.942 | 1.304 | 1.333 | 1.667 | 1.688 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-276

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.00051 | 0.0027 | 0.0328 | 0.264 | 0.555 | 1.436 | 2.501 |
|  | 2 | 0.00049 | 0.0026 | 0.0315 | 0.260 | 0.556 | 1.445 | 2.507 |
|  | 3 | 0.00052 | 0.0027 | 0.0342 | 0.254 | 0.562 | 1.431 | 2.505 |
|  | 4 | 0.00053 | 0.0026 | 0.0338 | 0.251 | 0.547 | 1.429 | 2.537** |
|  | 5 | 0.00048 | 0.0026 | 0.0316 | 0.256 | 0.557 | 1.433 | 2.505 |
|  | 6 | 0.00052 | 0.0027 | 0.0328 | 0.253 | 0.553 | 1.430 | 2.502 |
|  | 7 | 0.00053 | 0.0026 | 0.0319 | 0.259 | 0.565 | 1.436 | 2.500 |
|  | 8 | 0.00054 | 0.0025 | 0.0344 | 0.265 | 0.571 | 1.433 | 2.502 |
|  | 9 | 0.00054 | 0.0024 | 0.0322 | 0.256 | 0.550 | 1.437 | 2.503 |
|  | 10 | 0.00047 | 0.0028 | 0.0318 | 0.255 | 0.550 | 1.433 | 2.509 |
|  | 11 | 0.00050 | 0.0025 | 0.0328 | 0.262 | 0.569 | 1.428 | 2.507 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000512 | 0.00261 | 0.0327 | 0.258 | 0.558 | 1.434 | 2.507 |
|  | SD | 0.0000240 | 0.000114 | 0.00104 | 0.00461 | 0.00801 | 0.00476 | 0.0103 |
|  | RSD/% | 4.69 | 4.37 | 3.18 | 1.79 | 1.44 | 0.33 | 0.41 |
|  | Max | 0.00054 | 0.0028 | 0.0344 | 0.265 | 0.571 | 1.445 | 2.537 |
|  | Min | 0.00047 | 0.0024 | 0.0315 | 0.251 | 0.547 | 1.428 | 2,500 |
|  | Gmax | 1.167 | 1.667 | 1.635 | 1.518 | 1.623 | 2.311 | 2.913 |
|  | Gmin | 1.750 | 1.842 | 1.154 | 1.518 | 1.373 | 1.261 | 0.680 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 2.537为离群值（舍弃） |

附表 2-277

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.0077 | 0.0502 | 0.971 | 1.504 | 2.965 | 5.575 |
|  | 2 | 0.0075 | 0.0516 | 0.968 | 1.535 | 2.989 | 5.595 |
|  | 3 | 0.0075 | 0.0502 | 0.971 | 1.508 | 3.075** | 5.570 |
|  | 4 | 0.0077 | 0.0503 | 0.965 | 1.508 | 2.987 | 5.568 |
|  | 5 | 0.0076 | 0.0510 | 0.969 | 1.525 | 2.968 | 5.587 |
|  | 6 | 0.0074 | 0.0520 | 0.976 | 1.548 | 3.002 | 5.595 |
|  | 7 | 0.0075 | 0.0510 | 0.969 | 1.505 | 3.007 | 5.525 |
|  | 8 | 0.0074 | 0.0500 | 0.972 | 1.505 | 2.986 | 5.563 |
|  | 9 | 0.0076 | 0.0530 | 0.965 | 1.512 | 2.996 | 5.548 |
|  | 10 | 0.0075 | 0.0500 | 0.976 | 1.523 | 2.994 | 5.526 |
|  | 11 | 0.0077 | 0.0510 | 0.962 | 1.525 | 3.007 | 5.550 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00755 | 0.0509 | 0.969 | 1.518 | 2.998 | 5.564 |
|  | SD | 0.000113 | 0.000953 | 0.00441 | 0.0144 | 0.0291 | 0.0246 |
|  | RSD/% | 1.50 | 1.87 | 0.46 | 0.95 | 0.97 | 0.44 |
|  | Max | 0.0077 | 0.0530 | 0.976 | 1.548 | 3.075 | 5.595 |
|  | Min | 0.0074 | 0.0500 | 0.962 | 1.504 | 2.965 | 5.525 |
|  | Gmax | 1.327 | 2.204 | 1.587 | 2.083 | 2.646 | 1.260 |
|  | Gmin | 1.327 | 0.944 | 1.587 | 0.972 | 1.134 | 1.585 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 3.075为离群值（舍弃） | 无异常 |

附表 2-278

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.00071 | 0.0033 | 0.0284 | 0.150 |
|  | 2 | 0.00071 | 0.0033 | 0.0287 | 0.150 |
|  | 3 | 0.00071 | 0.0033 | 0.0292 | 0.149 |
|  | 4 | 0.00071 | 0.0033 | 0.0286 | 0.148 |
|  | 5 | 0.00074 | 0.0033 | 0.0288 | 0.150 |
|  | 6 | 0.00072 | 0.0032 | 0.0279 | 0.151 |
|  | 7 | 0.00075 | 0.0031 | 0.0290 | 0.150 |
|  | 8 | 0.00071 | 0.0032 | 0.0284 | 0.148 |
|  | 9 | 0.00070 | 0.0033 | 0.0283 | 0.151 |
|  | 10 | 0.00069 | 0.0030 | 0.0285 | 0.150 |
|  | 11 | 0.00076 | 0.0031 | 0.0291 | 0.148 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000719 | 0.00322 | 0.0286 | 0.150 |
|  | SD | 0.0000217 | 0.000108 | 0.000385 | 0.00113 |
|  | RSD/% | 3.02 | 3.35 | 1.35 | 0.75 |
|  | Max | 0.00075 | 0.0033 | 0.0292 | 0.151 |
|  | Min | 0.00069 | 0.0030 | 0.0279 | 0.148 |
|  | Gmax | 1.429 | 0.741 | 1.558 | 0.885 |
|  | Gmin | 1.336 | 2.037 | 1.818 | 1.770 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-279

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.0030 | 0.0324 | 0.550 |
|  | 2 | 0.0030 | 0.0325 | 0.550 |
|  | 3 | 0.0031 | 0.0324 | 0.558 |
|  | 4 | 0.0031 | 0.0324 | 0.553 |
|  | 5 | 0.0030 | 0.0329 | 0.547 |
|  | 6 | 0.0029 | 0.0319 | 0.550 |
|  | 7 | 0.0030 | 0.0330 | 0.559 |
|  | 8 | 0.0031 | 0.0318 | 0.560 |
|  | 9 | 0.0032 | 0.0325 | 0.546 |
|  | 10 | 0.0033 | 0.0314 | 0.535 |
|  | 11 | 0.0029 | 0.0326 | 0.550 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00305 | 0.0323 | 0.551 |
|  | SD | 0.000121 | 0.000474 | 0.00706 |
|  | RSD/% | 3.97 | 1.47 | 1.28 |
|  | Max | 0.0033 | 0.0330 | 0.560 |
|  | Min | 0.0029 | 0.0314 | 0.535 |
|  | Gmax | 2.066 | 1.477 | 1.274 |
|  | Gmin | 1.240 | 1.899 | 2.266 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-280

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.0019 | 0.0114 | 0.545 | 1.002 | 1.500 |
|  | 2 | 0.0019 | 0.0115 | 0.542 | 0.998 | 1.507 |
|  | 3 | 0.0019 | 0.0114 | 0.567 | 0.995 | 1.512 |
|  | 4 | 0.0019 | 0.0113 | 0.554 | 1.021* | 1.515 |
|  | 5 | 0.0020 | 0.0116 | 0.553 | 1.002 | 1.506 |
|  | 6 | 0.0020 | 0.0120 | 0.565 | 1.003 | 1.502 |
|  | 7 | 0.0019 | 0.0113 | 0.550 | 0.997 | 1.520 |
|  | 8 | 0.0021 | 0.0114 | 0.564 | 1.005 | 1.513 |
|  | 9 | 0.0018 | 0.0109 | 0.562 | 0.994 | 1.499 |
|  | 10 | 0.0020 | 0.0107 | 0.563 | 0.998 | 1.507 |
|  | 11 | 0.0020 | 0.0115 | 0.558 | 1.010 | 1.503 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00195 | 0.0114 | 0.557 | 1.002 | 1.508 |
|  | SD | 0.0000820 | 0.000341 | 0.00846 | 0.00777 | 0.00667 |
|  | RSD/% | 4.21 | 2.99 | 1.52 | 0.78 | 0.44 |
|  | Max | 0.0021 | 0.0120 | 0.567 | 1.021 | 1.520 |
|  | Min | 0.0018 | 0.0107 | 0.542 | 0.994 | 1.499 |
|  | Gmax | 1.829 | 1.760 | 1.182 | 2.445 | 1.799 |
|  | Gmin | 1.829 | 2.053 | 1.773 | 1.030 | 1.349 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 1.021为歧离值（保留） | 无异常 |

附表 2-281

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.0042 | 0.0303 | 0.195 |
|  | 2 | 0.0042 | 0.0297 | 0.196 |
|  | 3 | 0.0041 | 0.0294 | 0.189 |
|  | 4 | 0.0041 | 0.0297 | 0.189 |
|  | 5 | 0.0041 | 0.0299 | 0.192 |
|  | 6 | 0.0043 | 0.0298 | 0.190 |
|  | 7 | 0.0043 | 0.0296 | 0.196 |
|  | 8 | 0.0041 | 0.0295 | 0.186 |
|  | 9 | 0.0041 | 0.0294 | 0.196 |
|  | 10 | 0.0042 | 0.0300 | 0.195 |
|  | 11 | 0.0040 | 0.0301 | 0.197 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00415 | 0.0298 | 0.193 |
|  | SD | 0.0000934 | 0.000291 | 0.00376 |
|  | RSD/% | 2.25 | 0.98 | 1.95 |
|  | Max | 0.0043 | 0.0303 | 0.197 |
|  | Min | 0.0040 | 0.0294 | 0.186 |
|  | Gmax | 1.606 | 1.718 | 1.064 |
|  | Gmin | 1.606 | 1.375 | 1.862 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-282

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.0017 | 0.0129 | 0.0506 | 0.13 | 0.516 | 1.432** | 2.014 |
|  | 2 | 0.0018 | 0.0134 | 0.0476 | 0.14 | 0.507 | 1.508 | 1.979 |
|  | 3 | 0.0019 | 0.0130 | 0.0492 | 0.13 | 0.513 | 1.546 | 2.065 |
|  | 4 | 0.0018 | 0.0126 | 0.0494 | 0.14 | 0.521 | 1.512 | 2.009 |
|  | 5 | 0.0019 | 0.0128 | 0.0479 | 0.13 | 0.502 | 1.502 | 2.002 |
|  | 6 | 0.0016 | 0.0126 | 0.0468 | 0.13 | 0.514 | 1.513 | 1.965 |
|  | 7 | 0.0015 | 0.0124 | 0.0489 | 0.14 | 0.525 | 1.521 | 2.006 |
|  | 8 | 0.0019 | 0.0130 | 0.0468 | 0.13 | 0.521 | 1.514 | 2.005 |
|  | 9 | 0.0016 | 0.0131 | 0.0478 | 0.13 | 0.503 | 1.526 | 1.900 |
|  | 10 | 0.0018 | 0.0132 | 0.0468 | 0.13 | 0.502 | 1.510 | 2.015 |
|  | 11 | 0.0018 | 0.0133 | 0.0495 | 0.14 | 0.516 | 1.501 | 1.965 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00175 | 0.0129 | 0.0483 | 0.134 | 0.513 | 1.508 | 1.993 |
|  | SD | 0.000137 | 0.000314 | 0.00129 | 0.00505 | 0.00817 | 0.0281 | 0.0414 |
|  | RSD/% | 7.83 | 2.43 | 2.67 | 3.77 | 1.59 | 1.86 | 2.08 |
|  | Max | 0.0019 | 0.0134 | 0.0506 | 0.14 | 0.525 | 1.546 | 2.065 |
|  | Min | 0.0015 | 0.0124 | 0.0468 | 0.13 | 0.502 | 1.432 | 1,900 |
|  | Gmax | 1.095 | 1.592 | 1.783 | 1.188 | 1.469 | 1.352 | 1.739 |
|  | Gmin | 1.825 | 1.592 | 1.163 | 0.792 | 1.346 | 2.705 | 2.246 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 1.432为离群值（舍弃） | 无异常 |

附表 2-283

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.00031 | 0.0057 | 0.0219 |
|  | 2 | 0.00033 | 0.0057 | 0.0211 |
|  | 3 | 0.00035 | 0.0061 | 0.0210 |
|  | 4 | 0.00031 | 0.0062 | 0.0211 |
|  | 5 | 0.00033 | 0.0059 | 0.0218 |
|  | 6 | 0.00033 | 0.0060 | 0.0216 |
|  | 7 | 0.00033 | 0.0061 | 0.0214 |
|  | 8 | 0.00033 | 0.0062 | 0.0216 |
|  | 9 | 0.00031 | 0.0059 | 0.0213 |
|  | 10 | 0.00031 | 0.0060 | 0.0217 |
|  | 11 | 0.00030 | 0.0061 | 0.0215 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000322 | 0.00599 | 0.0215 |
|  | SD | 0.0000147 | 0.000176 | 0.000301 |
|  | RSD/% | 4.57 | 2.94 | 1.40 |
|  | Max | 0.00035 | 0.0062 | 0.0219 |
|  | Min | 0.00030 | 0.0057 | 0.0210 |
|  | Gmax | 1.905 | 1.193 | 1.329 |
|  | Gmin | 1.497 | 1.648 | 1.661 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-284

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.0091 | 0.0283 | 0.310 |
|  | 2 | 0.0092 | 0.0285 | 0.303 |
|  | 3 | 0.0093 | 0.0285 | 0.302 |
|  | 4 | 0.0092 | 0.0286 | 0.317 |
|  | 5 | 0.0093 | 0.0287 | 0.311 |
|  | 6 | 0.0092 | 0.0286 | 0.305 |
|  | 7 | 0.0091 | 0.0284 | 0.305 |
|  | 8 | 0.0094 | 0.0285 | 0.306 |
|  | 9 | 0.0089 | 0.0284 | 0.301 |
|  | 10 | 0.0090 | 0.0286 | 0.312 |
|  | 11 | 0.0091 | 0.0284 | 0.302 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00916 | 0.0285 | 0.307 |
|  | SD | 0.000143 | 0.000118 | 0.00510 |
|  | RSD/% | 1.56 | 0.41 | 1.66 |
|  | Max | 0.0094 | 0.0287 | 0.317 |
|  | Min | 0.0089 | 0.0283 | 0.301 |
|  | Gmax | 1.678 | 1.695 | 1.961 |
|  | Gmin | 1.818 | 1.695 | 1.176 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-285

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.0062 | 0.0121 | 0.477 |
|  | 2 | 0.0064 | 0.0122 | 0.464 |
|  | 3 | 0.0063 | 0.0121 | 0.465 |
|  | 4 | 0.0061 | 0.0121 | 0.462 |
|  | 5 | 0.0062 | 0.0123 | 0.463 |
|  | 6 | 0.0063 | 0.0121 | 0.472 |
|  | 7 | 0.0064 | 0.0122 | 0.463 |
|  | 8 | 0.0062 | 0.0120 | 0.470 |
|  | 9 | 0.0061 | 0.0121 | 0.471 |
|  | 10 | 0.0063 | 0.0123 | 0.469 |
|  | 11 | 0.0063 | 0.0121 | 0.473 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00625 | 0.0121 | 0.468 |
|  | SD | 0.000104 | 0.0000934 | 0.00497 |
|  | RSD/% | 1.66 | 0.77 | 1.06 |
|  | Max | 0.0064 | 0.0123 | 0.477 |
|  | Min | 0.0061 | 0.0120 | 0.462 |
|  | Gmax | 1.442 | 2.141 | 1.811 |
|  | Gmin | 1.442 | 1.071 | 1.207 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-286

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.0077 | 0.0401 | 0.253 |
|  | 2 | 0.0075 | 0.0400 | 0.257 |
|  | 3 | 0.0076 | 0.0404 | 0.266 |
|  | 4 | 0.0077 | 0.0406 | 0.258 |
|  | 5 | 0.0075 | 0.0400 | 0.260 |
|  | 6 | 0.0076 | 0.0402 | 0.258 |
|  | 7 | 0.0077 | 0.0403 | 0.255 |
|  | 8 | 0.0079 | 0.0405 | 0.263 |
|  | 9 | 0.0078 | 0.0406 | 0.260 |
|  | 10 | 0.0074 | 0.0407 | 0.264 |
|  | 11 | 0.0075 | 0.0402 | 0.258 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00763 | 0.0403 | 0.259 |
|  | SD | 0.000149 | 0.000249 | 0.00388 |
|  | RSD/% | 1.95 | 0.62 | 1.50 |
|  | Max | 0.0079 | 0.0407 | 0.266 |
|  | Min | 0.0074 | 0.0400 | 0.253 |
|  | Gmax | 1.812 | 1.606 | 1.804 |
|  | Gmin | 1.544 | 1.205 | 1.546 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-287

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0.0025 | 0.0490 | 0.202 | 1.238 | 2.001 |
|  | 2 | 0.0024 | 0.0481 | 0.203 | 1.248 | 1.996 |
|  | 3 | 0.0022 | 0.0459 | 0.195 | 1.164 | 2.019 |
|  | 4 | 0.0026 | 0.0482 | 0.194 | 1.162 | 2.000 |
|  | 5 | 0.0027 | 0.0481 | 0.195 | 1.165 | 2.005 |
|  | 6 | 0.0026 | 0.0491 | 0.196 | 1.246 | 2.003 |
|  | 7 | 0.0028 | 0.0465 | 0.198 | 1.201 | 1.996 |
|  | 8 | 0.0024 | 0.0464 | 0.196 | 1.162 | 1.995 |
|  | 9 | 0.0021 | 0.0472 | 0.195 | 1.206 | 1.997 |
|  | 10 | 0.0029 | 0.0468 | 0.197 | 1.203 | 1.995 |
|  | 11 | 0.0023 | 0.0459 | 0.195 | 1.205 | 1.999 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00250 | 0.0474 | 0.197 | 1.200 | 2.001 |
|  | SD | 0.000249 | 0.00117 | 0.00298 | 0.0337 | 0.00696 |
|  | RSD/% | 9.96 | 2.47 | 1.51 | 2.81 | 0.35 |
|  | Max | 0.0029 | 0.0491 | 0.203 | 1.248 | 2.005 |
|  | Min | 0.0021 | 0.0459 | 0.194 | 1.162 | 1.995 |
|  | Gmax | 1.606 | 1.453 | 2.013 | 1.424 | 0.575 |
|  | Gmin | 1.606 | 1.282 | 1.007 | 1.128 | 0.862 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-288

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.00024 | 0.0022 | 0.0066 | 0.049 | 0.54 | 1.01 | 2.00 |
|  | 2 | 0.00025 | 0.0024 | 0.0068 | 0.048 | 0.53 | 1.02 | 2.01 |
|  | 3 | 0.00022 | 0.0024 | 0.0065 | 0.049 | 0.54 | 1.01 | 2.03 |
|  | 4 | 0.00023 | 0.0025 | 0.0066 | 0.048 | 0.53 | 1.00 | 2.02 |
|  | 5 | 0.00022 | 0.0026 | 0.0065 | 0.049 | 0.53 | 1.02 | 2.01 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000232 | 0.00242 | 0.00660 | 0.0486 | 0.534 | 1.012 | 2.014 |
|  | SD | 0.0000130 | 0.000148 | 0.000122 | 0.000548 | 0.00548 | 0.00837 | 0.0114 |
|  | RSD/% | 5.60 | 6.12 | 1.85 | 1.13 | 1.03 | 0.83 | 0.57 |
|  | Max | 0.00025 | 0.0026 | 0.0068 | 0.049 | 0.54 | 1.02 | 2.03 |
|  | Min | 0.00022 | 0.0022 | 0.0065 | 0.048 | 0.53 | 1.00 | 2.00 |
|  | Gmax | 1.385 | 1.216 | 1.639 | 0.730 | 1.095 | 0.956 | 1.404 |
|  | Gmin | 0.923 | 1.486 | 0.820 | 1.095 | 0.730 | 1.434 | 1.228 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-289

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.00040 | 0.0029 | 0.068 | 0.96 | 2.98 | 5.70 | 12.14 | 16.50 | 20.21 |
|  | 2 | 0.00044 | 0.0028 | 0.069 | 0.97 | 2.97 | 5.71 | 12.16 | 16.51 | 20.25 |
|  | 3 | 0.00042 | 0.0023 | 0.070 | 0.96 | 3.01 | 5.69 | 12.15 | 16.52 | 20.12 |
|  | 4 | 0.00038 | 0.0025 | 0.068 | 0.96 | 3.01 | 5.73 | 12.18 | 16.50 | 20.19 |
|  | 5 | 0.00043 | 0.0026 | 0.070 | 0.97 | 2.99 | 5.70 | 12.15 | 16.51 | 20.18 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000414 | 0.00262 | 0.0690 | 0.964 | 2.992 | 5.706 | 12.156 | 16.508 | 20.190 |
|  | SD | 0.0000241 | 0.000239 | 0.00100 | 0.00548 | 0.0179 | 0.0152 | 0.0152 | 0.00837 | 0.0474 |
|  | RSD/% | 5.82 | 9.12 | 1.45 | 0.57 | 0.60 | 0.27 | 0.13 | 0.05 | 0.23 |
|  | Max | 0.00044 | 0.0029 | 0.070 | 0.97 | 3.01 | 5.73 | 12.18 | 16.52 | 20.25 |
|  | Min | 0.00038 | 0.0023 | 0.068 | 0.96 | 2.97 | 5.69 | 12.14 | 16.50 | 20.12 |
|  | Gmax | 1.079 | 1.172 | 1.000 | 1.095 | 1.006 | 1.579 | 1.579 | 1.434 | 1.266 |
|  | Gmin | 1.411 | 1.339 | 1.000 | 0.730 | 1.229 | 1.503 | 1.053 | 0.956 | 1.477 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-290

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.00016 | 0.0024 | 0.052 | 0.45 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.0025 | 0.053 | 0.46 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.0026 | 0.052 | 0.45 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.0025 | 0.053 | 0.44 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.0024 | 0.052 | 0.45 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000164 | 0.00248 | 0.0524 | 0.450 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.0000837 | 0.000548 | 0.00707 |
|  | RSD/% | 6.95 | 3.38 | 1.05 | 1.57 |
|  | Max | 0.00018 | 0.0026 | 0.053 | 0.46 |
|  | Min | 0.00015 | 0.0024 | 0.052 | 0.44 |
|  | Gmax | 1.404 | 1.434 | 1.095 | 1.414 |
|  | Gmin | 1.228 | 0.956 | 0.730 | 1.414 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-291

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.00015 | 0.0021 | 0.024 |
|  | 2 | 0.00014 | 0.0022 | 0.023 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.0023 | 0.023 |
|  | 4 | 0.00015 | 0.0022 | 0.024 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.0024 | 0.023 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000152 | 0.00224 | 0.0234 |
|  | SD | 0.00000837 | 0.000114 | 0.000548 |
|  | RSD/% | 5.51 | 5.09 | 2.34 |
|  | Max | 0.00016 | 0.0024 | 0.024 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0021 | 0.023 |
|  | Gmax | 0.956 | 1.404 | 1.095 |
|  | Gmin | 1.434 | 1.228 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-292

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.00020 | 0.0043 | 0.012 | 0.24 |
|  | 2 | 0.00018 | 0.0044 | 0.012 | 0.25 |
|  | 3 | 0.00021 | 0.0042 | 0.012 | 0.24 |
|  | 4 | 0.00019 | 0.0041 | 0.011 | 0.25 |
|  | 5 | 0.00020 | 0.0042 | 0.012 | 0.24 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000196 | 0.00424 | 0.0118 | 0.244 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.000114 | 0.000447 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 5.82 | 2.69 | 3.79 | 2.45 |
|  | Max | 0.00021 | 0.0044 | 0.012 | 0.25 |
|  | Min | 0.00018 | 0.0041 | 0.011 | 0.24 |
|  | Gmax | 1.228 | 1.404 | 0.447 | 1.095 |
|  | Gmin | 1.404 | 1.228 | 1.790 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-293

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.00011 | 0.00058 | 0.0080 | 0.040 | 0.19 | 2.46 | 3.99 | 5.15 |
|  | 2 | 0.00012 | 0.00060 | 0.0081 | 0.038 | 0.19 | 2.48 | 4.01 | 5.16 |
|  | 3 | 0.00011 | 0.00059 | 0.0082 | 0.039 | 0.19 | 2.46 | 4.02 | 5.16 |
|  | 4 | 0.00011 | 0.00058 | 0.0083 | 0.038 | 0.18 | 2.47 | 3.98 | 5.07 |
|  | 5 | 0.00012 | 0.00061 | 0.0082 | 0.039 | 0.18 | 2.47 | 4.03 | 5.12 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000114 | 0.000592 | 0.00816 | 0.0388 | 0.186 | 2.468 | 4.006 | 5.132 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000130 | 0.000114 | 0.000837 | 0.00548 | 0.00837 | 0.0207 | 0.0383 |
|  | RSD/% | 4.81 | 2.20 | 1.40 | 2.16 | 2.95 | 0.34 | 0.52 | 0.75 |
|  | Max | 0.00012 | 0.00061 | 0.0083 | 0.040 | 0.19 | 2.48 | 4.03 | 5.16 |
|  | Min | 0.00011 | 0.00058 | 0.0080 | 0.038 | 0.18 | 2.46 | 3.98 | 5.07 |
|  | Gmax | 1.095 | 1.385 | 1.228 | 1.434 | 0.730 | 1.434 | 1.159 | 0.731 |
|  | Gmin | 0.730 | 0.923 | 1.404 | 0.956 | 1.095 | 0.956 | 1.256 | 1.619 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-294

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.00050 | 0.0024 | 0.029 | 0.24 | 0.56 | 1.49 | 2.52 |
|  | 2 | 0.00051 | 0.0026 | 0.028 | 0.23 | 0.55 | 1.50 | 2.51 |
|  | 3 | 0.00050 | 0.0025 | 0.028 | 0.25 | 0.56 | 1.49 | 2.51 |
|  | 4 | 0.00049 | 0.0050 | 0.029 | 0.24 | 0.55 | 1.49 | 2.52 |
|  | 5 | 0.00050 | 0.0024 | 0.030 | 0.23 | 0.55 | 1.48 | 2.51 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000500 | 0.00298 | 0.0288 | 0.238 | 0.554 | 1.490 | 2.514 |
|  | SD | 0.00000707 | 0.00113 | 0.000837 | 0.00837 | 0.00548 | 0.00707 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 1.41 | 37.92 | 2.91 | 3.52 | 0.99 | 0.47 | 0.22 |
|  | Max | 0.00051 | 0.0050 | 0.030 | 0.25 | 0.56 | 1.50 | 2.52 |
|  | Min | 0.00049 | 0.0024 | 0.028 | 0.23 | 0.55 | 1.48 | 2.51 |
|  | Gmax | 1.414 | 1.788 | 1.434 | 1.434 | 1.095 | 1.414 | 1.095 |
|  | Gmin | 1.414 | 0.513 | 0.956 | 0.956 | 0.730 | 1.414 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-295

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.0090 | 0.050 | 0.97 | 1.60 | 3.09 | 5.64 |
|  | 2 | 0.0089 | 0.052 | 0.96 | 1.59 | 3.11 | 5.61 |
|  | 3 | 0.0088 | 0.051 | 0.95 | 1.58 | 3.08 | 5.60 |
|  | 4 | 0.0090 | 0.053 | 0.96 | 1.58 | 3.10 | 5.63 |
|  | 5 | 0.0089 | 0.052 | 0.95 | 1.57 | 3.09 | 5.61 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00892 | 0.0516 | 0.958 | 1.584 | 3.094 | 5.618 |
|  | SD | 0.0000837 | 0.00114 | 0.00837 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0164 |
|  | RSD/% | 0.94 | 2.21 | 0.87 | 0.72 | 0.37 | 0.29 |
|  | Max | 0.0090 | 0.053 | 0.97 | 1.60 | 3.11 | 5.64 |
|  | Min | 0.0088 | 0.050 | 0.95 | 1.57 | 3.08 | 5.60 |
|  | Gmax | 0.956 | 1.228 | 1.434 | 1.404 | 1.404 | 1.341 |
|  | Gmin | 1.434 | 1.404 | 0.956 | 1.228 | 1.228 | 1.098 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-296

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.00072 | 0.0034 | 0.028 | 0.15 |
|  | 2 | 0.00070 | 0.0032 | 0.029 | 0.16 |
|  | 3 | 0.00073 | 0.0034 | 0.028 | 0.15 |
|  | 4 | 0.00071 | 0.0033 | 0.028 | 0.15 |
|  | 5 | 0.00072 | 0.0034 | 0.030 | 0.15 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000716 | 0.00334 | 0.0286 | 0.152 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.0000894 | 0.000894 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 1.59 | 2.68 | 3.12 | 2.94 |
|  | Max | 0.00073 | 0.0034 | 0.030 | 0.16 |
|  | Min | 0.00070 | 0.0032 | 0.028 | 0.15 |
|  | Gmax | 1.228 | 0.671 | 1.566 | 1.790 |
|  | Gmin | 1.404 | 1.566 | 0.671 | 0.447 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-297

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.0029 | 0.029 | 0.48 |
|  | 2 | 0.0029 | 0.029 | 0.47 |
|  | 3 | 0.0030 | 0.030 | 0.48 |
|  | 4 | 0.0029 | 0.029 | 0.46 |
|  | 5 | 0.0030 | 0.028 | 0.47 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00294 | 0.0290 | 0.472 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000707 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 1.86 | 2.44 | 1.77 |
|  | Max | 0.0030 | 0.030 | 0.48 |
|  | Min | 0.0029 | 0.028 | 0.46 |
|  | Gmax | 1.095 | 1.414 | 0.956 |
|  | Gmin | 0.730 | 1.414 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-298

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.0018 | 0.011 | 0.55 | 1.04 | 1.55 |
|  | 2 | 0.0017 | 0.011 | 0.57 | 1.03 | 1.56 |
|  | 3 | 0.0018 | 0.012 | 0.56 | 1.04 | 1.56 |
|  | 4 | 0.0018 | 0.011 | 0.57 | 1.03 | 1.55 |
|  | 5 | 0.0017 | 0.012 | 0.56 | 1.02 | 1.57 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00176 | 0.0114 | 0.562 | 1.032 | 1.558 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00837 | 0.00837 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 3.11 | 4.81 | 1.49 | 0.81 | 0.54 |
|  | Max | 0.0018 | 0.012 | 0.57 | 1.04 | 1.57 |
|  | Min | 0.0017 | 0.011 | 0.55 | 1.02 | 1.55 |
|  | Gmax | 0.730 | 1.095 | 0.956 | 0.956 | 1.434 |
|  | Gmin | 1.095 | 0.730 | 1.434 | 1.434 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-299

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.0040 | 0.027 | 0.19 |
|  | 2 | 0.0041 | 0.027 | 0.20 |
|  | 3 | 0.0041 | 0.028 | 0.19 |
|  | 4 | 0.0040 | 0.027 | 0.19 |
|  | 5 | 0.0041 | 0.028 | 0.20 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00406 | 0.0274 | 0.194 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 1.35 | 2.00 | 2.82 |
|  | Max | 0.0041 | 0.028 | 0.20 |
|  | Min | 0.0040 | 0.027 | 0.19 |
|  | Gmax | 0.730 | 1.095 | 1.095 |
|  | Gmin | 1.095 | 0.730 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-300

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.0018 | 0.011 | 0.049 | 0.098 | 0.55 | 1.56 | 2.02 |
|  | 2 | 0.0016 | 0.012 | 0.048 | 0.096 | 0.54 | 1.55 | 2.04 |
|  | 3 | 0.0017 | 0.011 | 0.047 | 0.097 | 0.55 | 1.56 | 2.06 |
|  | 4 | 0.0018 | 0.011 | 0.048 | 0.095 | 0.54 | 1.57 | 2.04 |
|  | 5 | 0.0018 | 0.012 | 0.047 | 0.092 | 0.55 | 1.54 | 2.03 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00174 | 0.0114 | 0.0478 | 0.0956 | 0.546 | 1.556 | 2.038 |
|  | SD | 0.0000894 | 0.000548 | 0.000837 | 0.00230 | 0.00548 | 0.0114 | 0.0148 |
|  | RSD/% | 5.14 | 4.81 | 1.75 | 2.40 | 1.00 | 0.73 | 0.73 |
|  | Max | 0.0018 | 0.012 | 0.049 | 0.098 | 0.55 | 1.57 | 2.06 |
|  | Min | 0.0016 | 0.011 | 0.047 | 0.092 | 0.54 | 1.54 | 2.02 |
|  | Gmax | 0.671 | 1.095 | 1.434 | 1.043 | 0.730 | 1.228 | 1.486 |
|  | Gmin | 1.566 | 0.730 | 0.956 | 1.565 | 1.095 | 1.404 | 1.216 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-301

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.00030 | 0.0060 | 0.023 |
|  | 2 | 0.00029 | 0.0059 | 0.022 |
|  | 3 | 0.00032 | 0.0060 | 0.023 |
|  | 4 | 0.00031 | 0.0058 | 0.022 |
|  | 5 | 0.00030 | 0.0059 | 0.022 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000304 | 0.00592 | 0.0224 |
|  | SD | 0.0000114 | 0.0000837 | 0.000548 |
|  | RSD/% | 3.75 | 1.41 | 2.45 |
|  | Max | 0.00032 | 0.0060 | 0.023 |
|  | Min | 0.00029 | 0.0058 | 0.022 |
|  | Gmax | 1.404 | 0.956 | 1.095 |
|  | Gmin | 1.228 | 1.434 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-302

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.010 | 0.025 | 0.29 |
|  | 2 | 0.010 | 0.025 | 0.30 |
|  | 3 | 0.010 | 0.026 | 0.31 |
|  | 4 | 0.010 | 0.025 | 0.30 |
|  | 5 | 0.010 | 0.026 | 0.31 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.0100 | 0.0254 | 0.302 |
|  | SD | 0 | 0.000548 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 0 | 2.16 | 2.77 |
|  | Max | 0.010 | 0.026 | 0.31 |
|  | Min | 0.010 | 0.025 | 0.29 |
|  | Gmax | 0 | 1.095 | 0.956 |
|  | Gmin | 0 | 0.730 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-303

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.0064 | 0.013 | 0.45 |
|  | 2 | 0.0064 | 0.014 | 0.45 |
|  | 3 | 0.0063 | 0.013 | 0.45 |
|  | 4 | 0.0065 | 0.013 | 0.46 |
|  | 5 | 0.0064 | 0.014 | 0.46 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00640 | 0.0134 | 0.454 |
|  | SD | 0.0000707 | 0.000548 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 1.10 | 4.09 | 1.21 |
|  | Max | 0.0065 | 0.014 | 0.46 |
|  | Min | 0.0063 | 0.013 | 0.45 |
|  | Gmax | 1.414 | 1.095 | 1.095 |
|  | Gmin | 1.414 | 0.730 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-304

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.0078 | 0.040 | 0.31 |
|  | 2 | 0.0079 | 0.042 | 0.32 |
|  | 3 | 0.0078 | 0.043 | 0.31 |
|  | 4 | 0.0079 | 0.042 | 0.32 |
|  | 5 | 0.0077 | 0.041 | 0.31 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00782 | 0.0416 | 0.314 |
|  | SD | 0.0000837 | 0.00114 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 1.07 | 2.74 | 1.74 |
|  | Max | 0.0079 | 0.043 | 0.32 |
|  | Min | 0.0077 | 0.040 | 0.31 |
|  | Gmax | 0.956 | 1.228 | 1.095 |
|  | Gmin | 1.434 | 1.404 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-305

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | 0.0027 | 0.046 | 0.20 | 1.23 | 2.12 |
|  | 2 | 0.0026 | 0.045 | 0.19 | 1.24 | 2.11 |
|  | 3 | 0.0025 | 0.046 | 0.20 | 1.22 | 2.13 |
|  | 4 | 0.0026 | 0.047 | 0.20 | 1.23 | 2.10 |
|  | 5 | 0.0025 | 0.046 | 0.20 | 1.24 | 2.12 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00258 | 0.0460 | 0.198 | 1.232 | 2.116 |
|  | SD | 0.0000837 | 0.000707 | 0.00447 | 0.00837 | 0.0114 |
|  | RSD/% | 3.24 | 1.54 | 2.26 | 0.68 | 0.54 |
|  | Max | 0.0027 | 0.047 | 0.20 | 1.24 | 2.13 |
|  | Min | 0.0025 | 0.045 | 0.19 | 1.22 | 2.10 |
|  | Gmax | 1.434 | 1.414 | 0.447 | 0.956 | 1.228 |
|  | Gmin | 0.956 | 1.414 | 1.790 | 1.434 | 1.404 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-306

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.00016 | 0.0021 | 0.0063 | 0.049 | 0.55 | 1.01 | 1.96 |
|  | 2 | 0.00016 | 0.0022 | 0.0064 | 0.050 | 0.56 | 1.01 | 1.95 |
|  | 3 | 0.00017 | 0.0022 | 0.0064 | 0.050 | 0.55 | 1.01 | 1.96 |
|  | 4 | 0.00016 | 0.0020 | 0.0062 | 0.050 | 0.56 | 1.01 | 1.95 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.0022 | 0.0062 | 0.050 | 0.55 | 1.01 | 1.95 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000164 | 0.00214 | 0.00630 | 0.0498 | 0.554 | 1.01 | 1.954 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000894 | 0.000100 | 0.000447 | 0.00548 | 0 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 3.34 | 4.18 | 1.59 | 0.90 | 0.99 | 0 | 0.28 |
|  | Max | 0.00017 | 0.0022 | 0.0064 | 0.050 | 0.56 | 1.01 | 1.96 |
|  | Min | 0.00016 | 0.0020 | 0.0062 | 0.049 | 0.55 | 1.01 | 1.95 |
|  | Gmax | 1.095 | 0.671 | 1.000 | 0.447 | 1.095 | 0 | 1.095 |
|  | Gmin | 0.730 | 1.566 | 1.000 | 1.790 | 0.730 | 0 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-307

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.00047 | 0.0033 | 0.079 | 0.96 | 3.23 | 5.90 | 12.05 | 16.44 | 20.50 |
|  | 2 | 0.00049 | 0.0030 | 0.080 | 0.99 | 3.21 | 5.92 | 12.14 | 16.48 | 20.43 |
|  | 3 | 0.00048 | 0.0029 | 0.079 | 0.97 | 3.19 | 5.81 | 12.08 | 16.38 | 20.26 |
|  | 4 | 0.00045 | 0.0029 | 0.080 | 0.97 | 3.22 | 5.84 | 12.15 | 16.37 | 20.29 |
|  | 5 | 0.00046 | 0.0031 | 0.080 | 0.99 | 3.22 | 5.87 | 12.10 | 16.44 | 20.47 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00047 | 0.00304 | 0.0796 | 0.976 | 3.214 | 5.868 | 12.104 | 16.422 | 20.39 |
|  | SD | 0.0000158 | 0.000167 | 0.000547 | 0.0134 | 0.0152 | 0.0444 | 0.0416 | 0.0460 | 0.108 |
|  | RSD/% | 3.36 | 5.50 | 0.69 | 1.37 | 0.47 | 0.76 | 0.34 | 0.28 | 0.53 |
|  | Max | 0.00049 | 0.0033 | 0.080 | 0.99 | 3.22 | 5.92 | 12.15 | 16.48 | 20.50 |
|  | Min | 0.00045 | 0.0029 | 0.079 | 0.96 | 3.19 | 5.81 | 12.05 | 16.38 | 20.26 |
|  | Gmax | 1.266 | 1.557 | 0.731 | 1.045 | 0.395 | 1.171 | 1.106 | 1.261 | 1.019 |
|  | Gmin | 1.266 | 0.838 | 1.097 | 1.194 | 1.579 | 1.306 | 1.298 | 0.913 | 1.204 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-308

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.00018 | 0.0026 | 0.052 | 0.44 |
|  | 2 | 0.00019 | 0.0026 | 0.055 | 0.44 |
|  | 3 | 0.00019 | 0.0026 | 0.054 | 0.44 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.0024 | 0.053 | 0.44 |
|  | 5 | 0.00018 | 0.0025 | 0.054 | 0.45 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000184 | 0.00254 | 0.0536 | 0.442 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000894 | 0.00114 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 2.98 | 3.52 | 2.13 | 1.01 |
|  | Max | 0.00019 | 0.0026 | 0.055 | 0.45 |
|  | Min | 0.00018 | 0.0024 | 0.052 | 0.44 |
|  | Gmax | 1.095 | 0.671 | 1.228 | 1.790 |
|  | Gmin | 0.730 | 1.566 | 1.404 | 0.447 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-309

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.00014 | 0.0026 | 0.027 |
|  | 2 | 0.00015 | 0.0026 | 0.025 |
|  | 3 | 0.00014 | 0.0026 | 0.028 |
|  | 4 | 0.00014 | 0.0026 | 0.027 |
|  | 5 | 0.00015 | 0.0025 | 0.026 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000144 | 0.00258 | 0.0266 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000447 | 0.00114 |
|  | RSD/% | 3.80 | 1.73 | 4.29 |
|  | Max | 0.00015 | 0.0026 | 0.028 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0025 | 0.025 |
|  | Gmax | 1.095 | 0.447 | 1.228 |
|  | Gmin | 0.730 | 1.790 | 1.404 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-310

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.00014 | 0.0042 | 0.013 | 0.26 |
|  | 2 | 0.00014 | 0.0042 | 0.013 | 0.27 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.0043 | 0.013 | 0.27 |
|  | 4 | 0.00014 | 0.0042 | 0.013 | 0.27 |
|  | 5 | 0.00014 | 0.0041 | 0.013 | 0.27 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000142 | 0.00420 | 0.0130 | 0.268 |
|  | SD | 0.00000447 | 0.0000707 | 0 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 3.15 | 1.68 | 0.00 | 1.67 |
|  | Max | 0.00015 | 0.0043 | 0.013 | 0.27 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0041 | 0.013 | 0.26 |
|  | Gmax | 1.790 | 1.414 | 0 | 0.447 |
|  | Gmin | 0.447 | 1.414 | 0 | 1.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-311

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.00013 | 0.00060 | 0.0079 | 0.067 | 0.20 | 2.40 | 3.96 | 5.33 |
|  | 2 | 0.00013 | 0.00050 | 0.0078 | 0.068 | 0.20 | 2.42 | 3.89 | 5.32 |
|  | 3 | 0.00012 | 0.00053 | 0.0079 | 0.069 | 0.19 | 2.41 | 3.91 | 5.27 |
|  | 4 | 0.00012 | 0.00048 | 0.0082 | 0.069 | 0.19 | 2.43 | 3.97 | 5.28 |
|  | 5 | 0.00013 | 0.00055 | 0.0080 | 0.069 | 0.19 | 2.41 | 3.95 | 5.33 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000126 | 0.000532 | 0.00796 | 0.0684 | 0.194 | 2.414 | 3.936 | 5.306 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000466 | 0.000152 | 0.000894 | 0.00548 | 0.0114 | 0.0344 | 0.0288 |
|  | RSD/% | 4.35 | 8.76 | 1.91 | 1.31 | 2.82 | 0.47 | 0.87 | 0.54 |
|  | Max | 0.00013 | 0.00060 | 0.0082 | 0.069 | 0.20 | 2.43 | 3.97 | 5.33 |
|  | Min | 0.00012 | 0.00048 | 0.0078 | 0.067 | 0.19 | 2.40 | 3.89 | 5.27 |
|  | Gmax | 0.730 | 1.459 | 1.579 | 0.671 | 1.095 | 1.404 | 0.988 | 0.833 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.116 | 1.053 | 1.566 | 0.730 | 1.228 | 1.337 | 1.250 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-312

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.00048 | 0.0025 | 0.030 | 0.26 | 0.51 | 1.39 | 2.52 |
|  | 2 | 0.00048 | 0.0025 | 0.030 | 0.27 | 0.52 | 1.39 | 2.51 |
|  | 3 | 0.00048 | 0.0026 | 0.030 | 0.26 | 0.52 | 1.38 | 2.50 |
|  | 4 | 0.00047 | 0.0026 | 0.029 | 0.27 | 0.51 | 1.39 | 2.55 |
|  | 5 | 0.00047 | 0.0025 | 0.030 | 0.26 | 0.54 | 1.37 | 2.52 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000476 | 0.00254 | 0.0298 | 0.264 | 0.520 | 1.384 | 2.520 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000548 | 0.000447 | 0.00548 | 0.0122 | 0.00894 | 0.0187 |
|  | RSD/% | 1.15 | 2.16 | 1.50 | 2.07 | 2.36 | 0.65 | 0.74 |
|  | Max | 0.00048 | 0.0026 | 0.030 | 0.27 | 0.54 | 1.39 | 2.55 |
|  | Min | 0.00047 | 0.0025 | 0.029 | 0.26 | 0.51 | 1.37 | 2.50 |
|  | Gmax | 0.730 | 1.095 | 0.447 | 1.095 | 1.639 | 0.671 | 1.604 |
|  | Gmin | 1.095 | 0.730 | 1.790 | 0.730 | 0.820 | 1.566 | 1.070 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-313

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.0080 | 0.048 | 0.96 | 1.53 | 3.29 | 5.60 |
|  | 2 | 0.0071 | 0.050 | 0.96 | 1.56 | 3.22 | 5.61 |
|  | 3 | 0.0074 | 0.050 | 0.93 | 1.57 | 3.15 | 5.57 |
|  | 4 | 0.0073 | 0.049 | 0.94 | 1.54 | 3.24 | 5.58 |
|  | 5 | 0.0073 | 0.048 | 0.96 | 1.57 | 3.20 | 5.65 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00742 | 0.0490 | 0.950 | 1.554 | 3.220 | 5.602 |
|  | SD | 0.000342 | 0.00100 | 0.0141 | 0.0182 | 0.0515 | 0.0311 |
|  | RSD/% | 4.61 | 2.04 | 1.49 | 1.17 | 1.60 | 0.56 |
|  | Max | 0.0080 | 0.050 | 0.96 | 1.57 | 3.29 | 5.65 |
|  | Min | 0.0071 | 0.048 | 0.93 | 1.53 | 3.15 | 5.57 |
|  | Gmax | 1.696 | 1.000 | 0.709 | 0.879 | 1.359 | 1.543 |
|  | Gmin | 0.936 | 1.000 | 1.418 | 1.319 | 1.359 | 1.029 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-314

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.00086 | 0.0039 | 0.033 | 0.17 |
|  | 2 | 0.00087 | 0.0039 | 0.034 | 0.18 |
|  | 3 | 0.00087 | 0.0041 | 0.035 | 0.18 |
|  | 4 | 0.00087 | 0.0040 | 0.034 | 0.18 |
|  | 5 | 0.00088 | 0.0040 | 0.034 | 0.17 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000870 | 0.00398 | 0.0340 | 0.176 |
|  | SD | 0.00000707 | 0.0000837 | 0.000707 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 0.81 | 2.10 | 2.08 | 3.11 |
|  | Max | 0.00088 | 0.0041 | 0.035 | 0.18 |
|  | Min | 0.00086 | 0.0039 | 0.033 | 0.17 |
|  | Gmax | 1.414 | 1.434 | 1.414 | 0.730 |
|  | Gmin | 1.414 | 0.956 | 1.414 | 1.095 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-315

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.0031 | 0.035 | 0.55 |
|  | 2 | 0.0031 | 0.036 | 0.54 |
|  | 3 | 0.0032 | 0.037 | 0.55 |
|  | 4 | 0.0031 | 0.035 | 0.54 |
|  | 5 | 0.0031 | 0.035 | 0.54 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00312 | 0.0356 | 0.544 |
|  | SD | 0.0000447 | 0.000894 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 1.43 | 2.51 | 1.01 |
|  | Max | 0.0032 | 0.037 | 0.55 |
|  | Min | 0.0031 | 0.035 | 0.54 |
|  | Gmax | 1.790 | 1.566 | 1.095 |
|  | Gmin | 0.447 | 0.671 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-316

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.0021 | 0.012 | 0.57 | 1.05 | 1.57 |
|  | 2 | 0.0019 | 0.012 | 0.57 | 1.04 | 1.58 |
|  | 3 | 0.0021 | 0.012 | 0.56 | 1.04 | 1.56 |
|  | 4 | 0.0021 | 0.012 | 0.57 | 1.05 | 1.56 |
|  | 5 | 0.0021 | 0.012 | 0.58 | 1.05 | 1.60 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00206 | 0.0120 | 0.570 | 1.046 | 1.574 |
|  | SD | 0.0000894 | 0 | 0.00707 | 0.00548 | 0.0167 |
|  | RSD/% | 4.34 | 0.00 | 1.24 | 0.52 | 1.06 |
|  | Max | 0.0021 | 0.012 | 0.58 | 1.05 | 1.60 |
|  | Min | 0.0019 | 0.012 | 0.56 | 1.04 | 1.56 |
|  | Gmax | 0.447 | 0 | 1.414 | 0.730 | 1.557 |
|  | Gmin | 1.790 | 0 | 1.414 | 1.095 | 0.838 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-317

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.0045 | 0.031 | 0.21 |
|  | 2 | 0.0045 | 0.030 | 0.21 |
|  | 3 | 0.0045 | 0.031 | 0.21 |
|  | 4 | 0.0046 | 0.031 | 0.21 |
|  | 5 | 0.0046 | 0.031 | 0.21 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00454 | 0.0308 | 0.210 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000447 | 0 |
|  | RSD/% | 1.21 | 1.45 | 0.00 |
|  | Max | 0.0046 | 0.031 | 0.21 |
|  | Min | 0.0045 | 0.030 | 0.21 |
|  | Gmax | 1.095 | 0.447 | 0 |
|  | Gmin | 0.730 | 1.790 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-318

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.0014 | 0.012 | 0.044 | 0.083 | 0.51 | 1.31 | 1.90 |
|  | 2 | 0.0015 | 0.012 | 0.045 | 0.082 | 0.51 | 1.33 | 1.92 |
|  | 3 | 0.0015 | 0.011 | 0.044 | 0.084 | 0.51 | 1.31 | 1.90 |
|  | 4 | 0.0014 | 0.011 | 0.043 | 0.084 | 0.51 | 1.34 | 1.92 |
|  | 5 | 0.0015 | 0.011 | 0.044 | 0.083 | 0.52 | 1.33 | 1.93 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00146 | 0.0114 | 0.0440 | 0.0832 | 0.512 | 1.324 | 1.914 |
|  | SD | 0.0000547 | 0.000548 | 0.000707 | 0.000837 | 0.00447 | 0.0134 | 0.0134 |
|  | RSD/% | 3.75 | 4.80 | 1.61 | 1.01 | 0.87 | 1.01 | 0.70 |
|  | Max | 0.0015 | 0.012 | 0.045 | 0.084 | 0.52 | 1.34 | 1.93 |
|  | Min | 0.0014 | 0.011 | 0.043 | 0.082 | 0.51 | 1.31 | 1.90 |
|  | Gmax | 0.731 | 1.095 | 1.414 | 0.956 | 1.790 | 1.194 | 1.194 |
|  | Gmin | 1.097 | 0.730 | 1.414 | 1.434 | 0.447 | 1.045 | 1.045 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-319

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.00038 | 0.0055 | 0.023 |
|  | 2 | 0.00038 | 0.0048 | 0.024 |
|  | 3 | 0.00037 | 0.0059 | 0.024 |
|  | 4 | 0.00038 | 0.0059 | 0.024 |
|  | 5 | 0.00037 | 0.0057 | 0.024 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000376 | 0.00556 | 0.0238 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.000456 | 0.000447 |
|  | RSD/% | 1.46 | 8.20 | 1.88 |
|  | Max | 0.00038 | 0.0059 | 0.024 |
|  | Min | 0.00037 | 0.0048 | 0.023 |
|  | Gmax | 0.730 | 0.746 | 0.447 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.667 | 1.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-320

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.010 | 0.026 | 0.32 |
|  | 2 | 0.010 | 0.026 | 0.32 |
|  | 3 | 0.011 | 0.026 | 0.33 |
|  | 4 | 0.010 | 0.026 | 0.32 |
|  | 5 | 0.010 | 0.027 | 0.32 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.0102 | 0.0262 | 0.322 |
|  | SD | 0.000447 | 0.000447 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 4.38 | 1.71 | 1.39 |
|  | Max | 0.011 | 0.027 | 0.33 |
|  | Min | 0.010 | 0.026 | 0.32 |
|  | Gmax | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
|  | Gmin | 0.447 | 0.447 | 0.447 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-321

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.0059 | 0.012 | 0.41 |
|  | 2 | 0.0058 | 0.012 | 0.40 |
|  | 3 | 0.0059 | 0.012 | 0.40 |
|  | 4 | 0.0059 | 0.012 | 0.40 |
|  | 5 | 0.0059 | 0.012 | 0.40 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00588 | 0.012 | 0.402 |
|  | SD | 0.0000447 | 0 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 0.76 | 0.00 | 1.11 |
|  | Max | 0.0059 | 0.012 | 0.41 |
|  | Min | 0.0058 | 0.012 | 0.40 |
|  | Gmax | 0.447 | 0 | 1.790 |
|  | Gmin | 1.790 | 0 | 0.447 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-322

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.0075 | 0.027 | 0.25 |
|  | 2 | 0.0074 | 0.029 | 0.26 |
|  | 3 | 0.0074 | 0.028 | 0.26 |
|  | 4 | 0.0075 | 0.029 | 0.25 |
|  | 5 | 0.0076 | 0.028 | 0.26 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00748 | 0.0282 | 0.256 |
|  | SD | 0.0000837 | 0.000837 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 1.12 | 2.97 | 2.14 |
|  | Max | 0.0076 | 0.029 | 0.26 |
|  | Min | 0.0074 | 0.027 | 0.25 |
|  | Gmax | 1.434 | 0.956 | 0.730 |
|  | Gmin | 0.956 | 1.434 | 1.095 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-323

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1 | 0.0023 | 0.045 | 0.19 | 1.13 | 1.95 |
|  | 2 | 0.0023 | 0.043 | 0.20 | 1.15 | 1.96 |
|  | 3 | 0.0022 | 0.043 | 0.19 | 1.15 | 1.96 |
|  | 4 | 0.0024 | 0.045 | 0.19 | 1.13 | 1.99 |
|  | 5 | 0.0023 | 0.044 | 0.21 | 1.14 | 1.98 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00230 | 0.0440 | 0.196 | 1.140 | 1.968 |
|  | SD | 0.0000707 | 0.00100 | 0.00894 | 0.01 | 0.0164 |
|  | RSD/% | 3.07 | 2.27 | 4.56 | 0.88 | 0.83 |
|  | Max | 0.0024 | 0.045 | 0.21 | 1.15 | 1.99 |
|  | Min | 0.0022 | 0.043 | 0.19 | 1.13 | 1.95 |
|  | Gmax | 1.414 | 1.000 | 1.566 | 1.000 | 1.341 |
|  | Gmin | 1.414 | 1.000 | 0.671 | 1.000 | 1.098 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-324

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.00023 | 0.0026 | 0.0062 | 0.048 | 0.53 | 1.05 | 1.98 |
|  | 2 | 0.00022 | 0.0028 | 0.0063 | 0.047 | 0.53 | 1.05 | 1.99 |
|  | 3 | 0.00021 | 0.0026 | 0.0058 | 0.048 | 0.53 | 1.04 | 1.98 |
|  | 4 | 0.00022 | 0.0025 | 0.0061 | 0.048 | 0.53 | 1.06 | 1.98 |
|  | 5 | 0.00023 | 0.0026 | 0.0063 | 0.048 | 0.52 | 1.06 | 1.99 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000222 | 0.00262 | 0.00614 | 0.0478 | 0.528 | 1.052 | 1.984 |
|  | SD | 0.00000837 | 0.000110 | 0.000207 | 0.000447 | 0.00447 | 0.00837 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 3.77 | 4.18 | 3.38 | 0.94 | 0.85 | 0.80 | 0.28 |
|  | Max | 0.00023 | 0.0028 | 0.0063 | 0.048 | 0.53 | 1.06 | 1.99 |
|  | Min | 0.00021 | 0.0025 | 0.0058 | 0.047 | 0.52 | 1.04 | 1.98 |
|  | Gmax | 0.956 | 1.636 | 0.773 | 0.447 | 0.447 | 0.956 | 1.095 |
|  | Gmin | 1.434 | 1.091 | 1.643 | 1.790 | 1.790 | 1.434 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-325

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.00036 | 0.0030 | 0.073 | 0.96 | 3.06 | 5.78 | 12.12 | 16.43 | 20.28 |
|  | 2 | 0.00024 | 0.0030 | 0.072 | 0.98 | 3.03 | 5.77 | 12.15 | 16.32 | 20.38 |
|  | 3 | 0.00043 | 0.0032 | 0.076 | 0.95 | 3.03 | 5.74 | 12.10 | 16.32 | 20.41 |
|  | 4 | 0.00031 | 0.0030 | 0.072 | 0.97 | 3.05 | 5.77 | 12.14 | 16.40 | 20.33 |
|  | 5 | 0.00024 | 0.0031 | 0.072 | 0.96 | 3.03 | 5.75 | 12.09 | 16.32 | 20.41 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000316 | 0.00306 | 0.0730 | 0.964 | 3.040 | 5.762 | 12.120 | 16.358 | 20.362 |
|  | SD | 0.0000814 | 0.0000894 | 0.00173 | 0.0114 | 0.0141 | 0.0164 | 0.0255 | 0.0531 | 0.0563 |
|  | RSD/% | 25.77 | 2.92 | 2.37 | 1.18 | 0.47 | 0.29 | 0.21 | 0.32 | 0.28 |
|  | Max | 0.00043 | 0.0032 | 0.076 | 0.98 | 3.06 | 5.78 | 12.15 | 16.43 | 20.41 |
|  | Min | 0.00024 | 0.0030 | 0.072 | 0.95 | 3.03 | 5.74 | 12.09 | 16.32 | 20.28 |
|  | Gmax | 1.400 | 1.566 | 1.734 | 1.404 | 1.418 | 1.098 | 1.176 | 1.356 | 0.853 |
|  | Gmin | 0.934 | 0.671 | 0.578 | 1.228 | 0.709 | 1.341 | 1.176 | 0.716 | 1.456 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-326

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.00018 | 0.0024 | 0.051 | 0.47 |
|  | 2 | 0.00017 | 0.0024 | 0.051 | 0.48 |
|  | 3 | 0.00018 | 0.0023 | 0.052 | 0.48 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.0024 | 0.052 | 0.47 |
|  | 5 | 0.00017 | 0.0023 | 0.052 | 0.47 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000174 | 0.00236 | 0.0516 | 0.474 |
|  | SD | 0.00000548 | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 3.15 | 2.32 | 1.06 | 1.16 |
|  | Max | 0.00018 | 0.0024 | 0.052 | 0.48 |
|  | Min | 0.00017 | 0.0023 | 0.051 | 0.47 |
|  | Gmax | 1.095 | 0.730 | 0.730 | 1.095 |
|  | Gmin | 0.730 | 1.095 | 1.095 | 0.730 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-327

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.00015 | 0.0026 | 0.028 |
|  | 2 | 0.00014 | 0.0025 | 0.029 |
|  | 3 | 0.00013 | 0.0026 | 0.030 |
|  | 4 | 0.00014 | 0.0026 | 0.031 |
|  | 5 | 0.00015 | 0.0025 | 0.030 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000142 | 0.00256 | 0.0296 |
|  | SD | 0.00000837 | 0.0000548 | 0.00114 |
|  | RSD/% | 5.89 | 2.14 | 3.85 |
|  | Max | 0.00015 | 0.0026 | 0.031 |
|  | Min | 0.00013 | 0.0025 | 0.028 |
|  | Gmax | 0.956 | 0.730 | 1.228 |
|  | Gmin | 1.434 | 1.095 | 1.404 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-328

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.00021 | 0.0046 | 0.012 | 0.26 |
|  | 2 | 0.00020 | 0.0045 | 0.012 | 0.27 |
|  | 3 | 0.00025 | 0.0039 | 0.012 | 0.27 |
|  | 4 | 0.00023 | 0.0039 | 0.011 | 0.26 |
|  | 5 | 0.00020 | 0.0038 | 0.011 | 0.25 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000218 | 0.00414 | 0.0116 | 0.262 |
|  | SD | 0.0000217 | 0.000378 | 0.000548 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 9.94 | 9.13 | 4.72 | 3.19 |
|  | Max | 0.00025 | 0.0046 | 0.012 | 0.27 |
|  | Min | 0.00020 | 0.0038 | 0.011 | 0.25 |
|  | Gmax | 1.475 | 1.217 | 0.730 | 0.956 |
|  | Gmin | 0.829 | 0.899 | 1.095 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-329

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.00021 | 0.00063 | 0.0084 | 0.068 | 0.19 | 2.48 | 3.99 | 5.23 |
|  | 2 | 0.00025 | 0.00065 | 0.0084 | 0.068 | 0.19 | 2.50 | 3.99 | 5.18 |
|  | 3 | 0.00019 | 0.00063 | 0.0082 | 0.069 | 0.19 | 2.46 | 3.96 | 5.19 |
|  | 4 | 0.00018 | 0.00060 | 0.0084 | 0.069 | 0.19 | 2.48 | 3.98 | 5.27 |
|  | 5 | 0.00014 | 0.00060 | 0.0083 | 0.069 | 0.19 | 2.48 | 3.95 | 5.23 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000194 | 0.000622 | 0.00834 | 0.0686 | 0.190 | 2.480 | 3.974 | 5.220 |
|  | SD | 0.0000404 | 0.0000217 | 0.0000894 | 0.000548 | 0 | 0.0141 | 0.0182 | 0.0361 |
|  | RSD/% | 20.81 | 3.49 | 1.07 | 0.80 | 0.00 | 0.57 | 0.46 | 0.69 |
|  | Max | 0.00025 | 0.00065 | 0.0084 | 0.069 | 0.19 | 2.50 | 3.99 | 5.27 |
|  | Min | 0.00014 | 0.00060 | 0.0082 | 0.068 | 0.19 | 2.46 | 3.95 | 5.18 |
|  | Gmax | 1.386 | 1.290 | 0.671 | 0.730 | 0 | 1.418 | 0.879 | 1.385 |
|  | Gmin | 1.337 | 1.014 | 1.566 | 1.095 | 0 | 1.418 | 1.319 | 1.108 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-330

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.00047 | 0.0025 | 0.030 | 0.29 | 0.54 | 1.45 | 2.47 |
|  | 2 | 0.00047 | 0.0025 | 0.030 | 0.29 | 0.54 | 1.44 | 2.48 |
|  | 3 | 0.00048 | 0.0026 | 0.030 | 0.29 | 0.54 | 1.46 | 2.48 |
|  | 4 | 0.00050 | 0.0025 | 0.030 | 0.28 | 0.53 | 1.47 | 2.50 |
|  | 5 | 0.00050 | 0.0026 | 0.029 | 0.28 | 0.54 | 1.44 | 2.51 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000484 | 0.00254 | 0.0298 | 0.286 | 0.538 | 1.452 | 2.488 |
|  | SD | 0.0000152 | 0.0000548 | 0.000447 | 0.00548 | 0.00447 | 0.0130 | 0.0164 |
|  | RSD/% | 3.13 | 2.16 | 1.50 | 1.92 | 0.83 | 0.90 | 0.66 |
|  | Max | 0.00050 | 0.0026 | 0.030 | 0.29 | 0.54 | 1.47 | 2.51 |
|  | Min | 0.00047 | 0.0025 | 0.029 | 0.28 | 0.53 | 1.44 | 2.47 |
|  | Gmax | 1.053 | 1.095 | 0.447 | 0.730 | 0.447 | 1.385 | 1.341 |
|  | Gmin | 0.921 | 0.730 | 1.790 | 1.095 | 1.790 | 0.923 | 1.098 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-331

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.0080 | 0.052 | 0.98 | 1.58 | 3.11 | 5.51 |
|  | 2 | 0.0080 | 0.052 | 0.99 | 1.62 | 3.12 | 5.52 |
|  | 3 | 0.0082 | 0.051 | 1.01 | 1.58 | 3.10 | 5.49 |
|  | 4 | 0.0080 | 0.051 | 0.98 | 1.58 | 3.09 | 5.48 |
|  | 5 | 0.0081 | 0.050 | 1.00 | 1.58 | 3.10 | 5.50 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00806 | 0.0512 | 0.992 | 1.588 | 3.104 | 5.500 |
|  | SD | 0.0000894 | 0.000837 | 0.0130 | 0.0179 | 0.0114 | 0.0158 |
|  | RSD/% | 1.11 | 1.63 | 1.31 | 1.13 | 0.37 | 0.29 |
|  | Max | 0.0082 | 0.052 | 1.01 | 1.62 | 3.12 | 5.52 |
|  | Min | 0.0080 | 0.050 | 0.98 | 1.58 | 3.09 | 5.48 |
|  | Gmax | 1.566 | 0.956 | 1.385 | 1.788 | 1.404 | 1.266 |
|  | Gmin | 0.671 | 1.434 | 0.923 | 0.447 | 1.228 | 1.266 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-332

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.00073 | 0.0033 | 0.030 | 0.16 |
|  | 2 | 0.00076 | 0.0034 | 0.029 | 0.15 |
|  | 3 | 0.00073 | 0.0034 | 0.029 | 0.17 |
|  | 4 | 0.00074 | 0.0034 | 0.030 | 0.16 |
|  | 5 | 0.00076 | 0.0034 | 0.030 | 0.17 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000744 | 0.00338 | 0.0296 | 0.162 |
|  | SD | 0.0000152 | 0.0000447 | 0.000548 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 2.04 | 1.32 | 1.85 | 5.16 |
|  | Max | 0.00076 | 0.0034 | 0.030 | 0.17 |
|  | Min | 0.00073 | 0.0033 | 0.029 | 0.15 |
|  | Gmax | 1.053 | 0.447 | 0.730 | 0.956 |
|  | Gmin | 0.921 | 1.790 | 1.095 | 1.434 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-333

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.0031 | 0.035 | 0.49 |
|  | 2 | 0.0031 | 0.034 | 0.50 |
|  | 3 | 0.0031 | 0.034 | 0.55 |
|  | 4 | 0.0032 | 0.035 | 0.55 |
|  | 5 | 0.0031 | 0.034 | 0.52 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00312 | 0.0344 | 0.522 |
|  | SD | 0.0000447 | 0.000548 | 0.0277 |
|  | RSD/% | 1.43 | 1.59 | 5.32 |
|  | Max | 0.0032 | 0.035 | 0.55 |
|  | Min | 0.0031 | 0.034 | 0.49 |
|  | Gmax | 1.790 | 1.095 | 1.011 |
|  | Gmin | 0.447 | 0.730 | 1.155 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-334

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.0020 | 0.011 | 0.55 | 1.04 |
|  | 2 | 0.0021 | 0.012 | 0.56 | 1.05 |
|  | 3 | 0.0020 | 0.011 | 0.57 | 1.06 |
|  | 4 | 0.0021 | 0.012 | 0.57 | 1.05 |
|  | 5 | 0.0021 | 0.012 | 0.55 | 1.04 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00206 | 0.0116 | 0.560 | 1.048 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000548 | 0.0100 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 2.66 | 4.72 | 1.79 | 0.80 |
|  | Max | 0.0021 | 0.012 | 0.57 | 1.06 |
|  | Min | 0.0020 | 0.011 | 0.55 | 1.04 |
|  | Gmax | 0.730 | 0.730 | 1.000 | 1.434 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.095 | 1.000 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-335

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.0040 | 0.028 | 0.21 |
|  | 2 | 0.0040 | 0.028 | 0.21 |
|  | 3 | 0.0040 | 0.028 | 0.21 |
|  | 4 | 0.0041 | 0.028 | 0.21 |
|  | 5 | 0.0040 | 0.029 | 0.21 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00402 | 0.0282 | 0.210 |
|  | SD | 0.0000447 | 0.000447 | 0 |
|  | RSD/% | 1.11 | 1.58 | 0 |
|  | Max | 0.0041 | 0.029 | 0.21 |
|  | Min | 0.0040 | 0.028 | 0.21 |
|  | Gmax | 1.790 | 1.790 | 0 |
|  | Gmin | 0.447 | 0.447 | 0 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-336

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.0016 | 0.011 | 0.050 | 0.12 | 0.52 | 1.51 | 2.09 |
|  | 2 | 0.0016 | 0.011 | 0.050 | 0.12 | 0.52 | 1.53 | 2.11 |
|  | 3 | 0.0016 | 0.012 | 0.049 | 0.13 | 0.54 | 1.56 | 2.08 |
|  | 4 | 0.0015 | 0.011 | 0.049 | 0.12 | 0.54 | 1.50 | 2.10 |
|  | 5 | 0.0015 | 0.011 | 0.049 | 0.13 | 0.54 | 1.52 | 2.10 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00156 | 0.0112 | 0.0494 | 0.124 | 0.532 | 1.524 | 2.096 |
|  | SD | 0.0000548 | 0.000447 | 0.000548 | 0.00548 | 0.0110 | 0.0230 | 0.0114 |
|  | RSD/% | 3.51 | 3.99 | 1.11 | 4.42 | 2.06 | 1.51 | 0.54 |
|  | Max | 0.0016 | 0.012 | 0.050 | 0.13 | 0.54 | 1.56 | 2.11 |
|  | Min | 0.0015 | 0.011 | 0.049 | 0.12 | 0.52 | 1.50 | 2.08 |
|  | Gmax | 0.730 | 1.790 | 1.095 | 1.095 | 0.727 | 1.565 | 1.228 |
|  | Gmin | 1.095 | 0.447 | 0.730 | 0.730 | 1.091 | 1.043 | 1.404 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-337

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.00034 | 0.0055 | 0.024 |
|  | 2 | 0.00031 | 0.0056 | 0.024 |
|  | 3 | 0.00033 | 0.0057 | 0.023 |
|  | 4 | 0.00036 | 0.0057 | 0.024 |
|  | 5 | 0.00030 | 0.0056 | 0.024 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.000328 | 0.00562 | 0.0238 |
|  | SD | 0.0000239 | 0.0000837 | 0.000447 |
|  | RSD/% | 7.28 | 1.49 | 1.88 |
|  | Max | 0.00036 | 0.0057 | 0.024 |
|  | Min | 0.00031 | 0.0056 | 0.023 |
|  | Gmax | 1.339 | 0.956 | 0.447 |
|  | Gmin | 0.753 | 0.239 | 1.790 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-338

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.0094 | 0.025 | 0.30 |
|  | 2 | 0.0094 | 0.026 | 0.31 |
|  | 3 | 0.0092 | 0.025 | 0.30 |
|  | 4 | 0.0092 | 0.025 | 0.32 |
|  | 5 | 0.0092 | 0.026 | 0.31 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00928 | 0.0254 | 0.308 |
|  | SD | 0.000109545 | 0.000547723 | 0.0083666 |
|  | RSD/% | 1.18 | 2.16 | 2.72 |
|  | Max | 0.0094 | 0.026 | 0.32 |
|  | Min | 0.0092 | 0.025 | 0.30 |
|  | Gmax | 1.095 | 1.095 | 1,434 |
|  | Gmin | 0.730 | 0.730 | 0.956 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-339

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.0064 | 0.013 | 0.44 |
|  | 2 | 0.0064 | 0.013 | 0.45 |
|  | 3 | 0.0065 | 0.014 | 0.45 |
|  | 4 | 0.0065 | 0.014 | 0.46 |
|  | 5 | 0.0065 | 0.014 | 0.46 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00646 | 0.0136 | 0.452 |
|  | SD | 0.00005478 | 0.000548 | 0.00837 |
|  | RSD/% | 0.85 | 4.03 | 1.85 |
|  | Max | 0.0065 | 0.014 | 0.46 |
|  | Min | 0.0064 | 0.013 | 0.45 |
|  | Gmax | 0.730 | 0.730 | 0.956 |
|  | Gmin | 1.095 | 1.095 | 0.239 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-340

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.0082 | 0.039 | 0.30 |
|  | 2 | 0.0083 | 0.039 | 0.29 |
|  | 3 | 0.0082 | 0.037 | 0.29 |
|  | 4 | 0.0084 | 0.037 | 0.29 |
|  | 5 | 0.0083 | 0.039 | 0.29 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00828 | 0.0382 | 0.292 |
|  | SD | 0.0000837 | 0.00110 | 0.00447 |
|  | RSD/% | 1.01 | 2.87 | 1.53 |
|  | Max | 0.0084 | 0.039 | 0.30 |
|  | Min | 0.0082 | 0.037 | 0.29 |
|  | Gmax | 1.434 | 0.727 | 1.790 |
|  | Gmin | 0.956 | 1.091 | 0.447 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-341

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0.0022 | 0.045 | 0.19 | 1.21 | 2.06 |
|  | 2 | 0.0024 | 0.045 | 0.19 | 1.22 | 2.05 |
|  | 3 | 0.0024 | 0.046 | 0.19 | 1.23 | 2.05 |
|  | 4 | 0.0022 | 0.046 | 0.19 | 1.20 | 2.06 |
|  | 5 | 0.0024 | 0.045 | 0.20 | 1.20 | 2.06 |
|  | 测定次数n | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 平均值 | 0.00232 | 0.0454 | 0.192 | 1.212 | 2.056 |
|  | SD | 0.000110 | 0.000548 | 0.00447 | 0.0130 | 0.00548 |
|  | RSD/% | 4.72 | 1.21 | 2.33 | 1.08 | 0.27 |
|  | Max | 0.0024 | 0.046 | 0.20 | 1.23 | 2.06 |
|  | Min | 0.0022 | 0.045 | 0.19 | 1.20 | 2.05 |
|  | Gmax | 0.727 | 1.095 | 1.790 | 1.385 | 0.730 |
|  | Gmin | 1.091 | 0.730 | 0.447 | 0.923 | 1.095 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

| 实验室i | 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.00021 | 0.0019 | 0.0065 | 0.050 | 0.55 | 1.05 | 2.03 |
|  | 2 | 0.00019 | 0.0023 | 0.0068 | 0.048 | 0.53 | 1.06 | 1.98 |
|  | 3 | 0.00022 | 0.0021 | 0.0069 | 0.047 | 0.54 | 1.08 | 2.01 |
|  | 4 | 0.00019 | 0.0024 | 0.0066 | 0.048 | 0.53 | 1.02 | 1.97 |
|  | 5 | 0.00020 | 0.0022 | 0.0069 | 0.047 | 0.55 | 1.06 | 2.04 |
|  | 6 | 0.00020 | 0.0019 | 0.0068 | 0.049 | 0.54 | 1.08 | 1.99 |
|  | 7 | 0.00022 | 0.0020 | 0.0067 | 0.049 | 0.56 | 1.05 | 2.01 |
|  | 8 | 0.00020 | 0.0022 | 0.0069 | 0.051 | 0.54 | 1.07 | 2.03 |
|  | 9 | 0.00019 | 0.0023 | 0.0067 | 0.048 | 0.53 | 1.02 | 1.98 |
|  | 10 | 0.00021 | 0.0024 | 0.0068 | 0.049 | 0.54 | 1.04 | 1.97 |
|  | 11 | 0.00019 | 0.0020 | 0.0069 | 0.050 | 0.53 | 1.03 | 2.05 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000202 | 0.00215 | 0.00677 | 0.0487 | 0.540 | 1.051 | 2.005 |
|  | SD | 0.0000117 | 0.00018 | 0.000135 | 0.00127 | 0.0100 | 0.0217 | 0.0291 |
|  | RSD/% | 5.79 | 8.37 | 1.99 | 2.61 | 1.85 | 2.06 | 1.45 |
|  | Max | 0.00022 | 0.0024 | 0.0069 | 0.051 | 0.56 | 1.08 | 2.05 |
|  | Min | 0.00019 | 0.0019 | 0.0065 | 0.047 | 0.53 | 1.02 | 1.97 |
|  | Gmax | 1.538 | 1.389 | 0.963 | 1.811 | 2.000 | 1.336 | 1.546 |
|  | Gmin | 1.026 | 1.389 | 2.000 | 1.339 | 1.000 | 1.429 | 1.203 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-342

| 实验室i | 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.00032 | 0.0033 | 0.072 | 0.92 | 2.92 | 5.86 | 12.25 | 16.52 | 20.47 |
|  | 2 | 0.00031 | 0.0025 | 0.070 | 0.95 | 2.94 | 5.79 | 12.18 | 16.39 | 20.35 |
|  | 3 | 0.00035 | 0.0029 | 0.075 | 0.93 | 3.03 | 5.81 | 12.21 | 16.48 | 20.46 |
|  | 4 | 0.00034 | 0.0032 | 0.076 | 0.94 | 2.98 | 5.83 | 12.26 | 16.49 | 20.24 |
|  | 5 | 0.00033 | 0.0028 | 0.072 | 0.91 | 2.94 | 5.91 | 12.14 | 16.51 | 20.26 |
|  | 6 | 0.00034 | 0.0027 | 0.071 | 0.94 | 2.95 | 5.87 | 12.18 | 16.38 | 20.41 |
|  | 7 | 0.00037 | 0.0031 | 0.073 | 0.95 | 2.95 | 5.88 | 12.17 | 16.44 | 20.56 |
|  | 8 | 0.00035 | 0.0026 | 0.073 | 0.94 | 2.93 | 5.84 | 12.23 | 16.46 | 20.53 |
|  | 9 | 0.00034 | 0.0028 | 0.071 | 0.95 | 2.96 | 5.89 | 12.22 | 16.43 | 20.43 |
|  | 10 | 0.00033 | 0.0032 | 0.074 | 0.92 | 3.02 | 5.78 | 12.16 | 16.39 | 20.29 |
|  | 11 | 0.00036 | 0.0028 | 0.072 | 0.93 | 2.97 | 5.88 | 12.19 | 16.42 | 20.37 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000340 | 0.00290 | 0.0726 | 0.935 | 2.963 | 5.849 | 12.199 | 16.446 | 20.397 |
|  | SD | 0.0000173 | 0.000265 | 0.00180 | 0.0137 | 0.0352 | 0.0425 | 0.0381 | 0.0495 | 0.106 |
|  | RSD/% | 5.09 | 9.14 | 2.48 | 1.47 | 1.19 | 0.73 | 0.31 | 0.30 | 0.52 |
|  | Max | 0.00037 | 0.0033 | 0.076 | 0.95 | 3.03 | 5.91 | 12.26 | 16.52 | 20.56 |
|  | Min | 0.00031 | 0.0025 | 0.07 | 0.91 | 2.92 | 5.78 | 12.14 | 16.38 | 20.24 |
|  | Gmax | 1.734 | 1.509 | 1.889 | 1.095 | 1.903 | 1.435 | 1.601 | 1.495 | 1.538 |
|  | Gmin | 1.734 | 1.509 | 1.444 | 1.825 | 1.222 | 1.624 | 1.549 | 1.333 | 1.481 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-343

| 实验室i | 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.00019 | 0.0028 | 0.056 | 0.45 |
|  | 2 | 0.00016 | 0.0029 | 0.057 | 0.48 |
|  | 3 | 0.00015 | 0.0025 | 0.055 | 0.47 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.0028 | 0.058 | 0.46 |
|  | 5 | 0.00019 | 0.0026 | 0.057 | 0.44 |
|  | 6 | 0.00018 | 0.0027 | 0.056 | 0.45 |
|  | 7 | 0.00017 | 0.0028 | 0.055 | 0.46 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.0027 | 0.056 | 0.45 |
|  | 9 | 0.00018 | 0.0026 | 0.057 | 0.44 |
|  | 10 | 0.00018 | 0.0026 | 0.058 | 0.47 |
|  | 11 | 0.00017 | 0.0028 | 0.057 | 0.43 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000173 | 0.00271 | 0.0565 | 0.455 |
|  | SD | 0.0000127 | 0.000122 | 0.00104 | 0.0151 |
|  | RSD/% | 7.34 | 4.50 | 1.84 | 3.32 |
|  | Max | 0.00019 | 0.0029 | 0.058 | 0.48 |
| 0 | Min | 0.00015 | 0.0025 | 0.055 | 0.43 |
|  | Gmax | 1.339 | 1.557 | 1.442 | 1.656 |
|  | Gmin | 1.811 | 1.721 | 1.442 | 1.656 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-344

| 实验室i | 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.00015 | 0.0023 | 0.031 |
|  | 2 | 0.00014 | 0.0025 | 0.028 |
|  | 3 | 0.00013 | 0.0026 | 0.026 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.0024 | 0.028 |
|  | 5 | 0.00018 | 0.0026 | 0.032 |
|  | 6 | 0.00016 | 0.0028 | 0.028 |
|  | 7 | 0.00015 | 0.0024 | 0.025 |
|  | 8 | 0.00017 | 0.0025 | 0.026 |
| 0 | 9 | 0.00014 | 0.0027 | 0.027 |
|  | 10 | 0.00016 | 0.0028 | 0.029 |
|  | 11 | 0.00017 | 0.0028 | 0.030 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000156 | 0.00258 | 0.0282 |
|  | SD | 0.0000157 | 0.000178 | 0.00218 |
|  | RSD/% | 10.06 | 6.90 | 7.73 |
|  | Max | 0.00018 | 0.0028 | 0.032 |
|  | Min | 0.00013 | 0.0023 | 0.025 |
|  | Gmax | 1.529 | 1.236 | 1.743 |
|  | Gmin | 1.656 | 1.573 | 1.468 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-345

| 实验室i | 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.00015 | 0.0042 | 0.013 | 0.27 |
|  | 2 | 0.00014 | 0.0045 | 0.011 | 0.26 |
|  | 3 | 0.00016 | 0.0040 | 0.013 | 0.28 |
|  | 4 | 0.00017 | 0.0045 | 0.012 | 0.28 |
|  | 5 | 0.00016 | 0.0042 | 0.012 | 0.27 |
|  | 6 | 0.00015 | 0.0043 | 0.012 | 0.28 |
|  | 7 | 0.00014 | 0.0041 | 0.011 | 0.27 |
|  | 8 | 0.00016 | 0.0042 | 0.013 | 0.26 |
|  | 9 | 0.00015 | 0.0043 | 0.013 | 0.28 |
|  | 10 | 0.00016 | 0.0044 | 0.012 | 0.27 |
|  | 11 | 0.00014 | 0.0043 | 0.011 | 0.27 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000153 | 0.00427 | 0.0121 | 0.272 |
|  | SD | 0.0000101 | 0.000156 | 0.000831 | 0.00751 |
|  | RSD/% | 6.60 | 3.65 | 6.87 | 2.76 |
|  | Max | 0.00017 | 0.0045 | 0.013 | 0.28 |
|  | Min | 0.00014 | 0.0040 | 0.011 | 0.26 |
|  | Gmax | 1.683 | 1.474 | 1.083 | 1.065 |
|  | Gmin | 1.287 | 1.731 | 1.324 | 1.598 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-346

| 实验室i | 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.00015 | 0.00058 | 0.0077 | 0.068 | 0.23 | 2.52 | 4.05 | 5.18 |
|  | 2 | 0.00012 | 0.00055 | 0.0079 | 0.069 | 0.18 | 2.47 | 4.01 | 5.12 |
|  | 3 | 0.00012 | 0.00059 | 0.0082 | 0.070 | 0.22 | 2.49 | 4.09 | 5.26 |
|  | 4 | 0.00014 | 0.00056 | 0.0079 | 0.066 | 0.18 | 2.54 | 4.05 | 5.24 |
|  | 5 | 0.00013 | 0.00056 | 0.0078 | 0.068 | 0.21 | 2.56 | 4.06 | 5.16 |
|  | 6 | 0.00014 | 0.00057 | 0.0080 | 0.069 | 0.19 | 2.46 | 4.02 | 5.26 |
|  | 7 | 0.00016 | 0.00058 | 0.0081 | 0.067 | 0.22 | 2.53 | 4.08 | 5.09 |
|  | 8 | 0.00011 | 0.00056 | 0.0080 | 0.068 | 0.19 | 2.55 | 4.06 | 5.19 |
|  | 9 | 0.00011 | 0.00057 | 0.0078 | 0.066 | 0.21 | 2.49 | 4.04 | 5.23 |
|  | 10 | 0.00013 | 0.00055 | 0.0081 | 0.068 | 0.23 | 2.51 | 4.06 | 5.17 |
|  | 11 | 0.00014 | 0.00056 | 0.0079 | 0.069 | 0.20 | 2.50 | 4.05 | 5.15 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000132 | 0.000566 | 0.00795 | 0.0680 | 0.205 | 2.511 | 4.052 | 5.186 |
|  | SD | 0.0000160 | 0.0000129 | 0.000151 | 0.00126 | 0.0186 | 0.0324 | 0.0232 | 0.0563 |
|  | RSD/% | 12.12 | 2.28 | 1.90 | 1.85 | 9.07 | 1.29 | 0.57 | 1.09 |
|  | Max | 0.00016 | 0.00059 | 0.0082 | 0.07 | 0.23 | 2.56 | 4.09 | 5.26 |
|  | Min | 0.00011 | 0.00055 | 0.0077 | 0.066 | 0.18 | 2.46 | 4.01 | 5.09 |
|  | Gmax | 1.750 | 1.860 | 1.656 | 1.587 | 1.344 | 1.512 | 1.638 | 1.314 |
|  | Gmin | 1.375 | 1.240 | 1.656 | 1.587 | 1.344 | 1.574 | 1.810 | 1.705 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-347

| 实验室i | 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.00045 | 0.0026 | 0.034 | 0.29 | 0.53 | 1.55 | 2.65 |
|  | 2 | 0.00052 | 0.0027 | 0.033 | 0.31 | 0.56 | 1.51 | 2.59 |
|  | 3 | 0.00046 | 0.0026 | 0.035 | 0.28 | 0.52 | 1.49 | 2.61 |
|  | 4 | 0.00049 | 0.0029 | 0.032 | 0.26 | 0.55 | 1.53 | 2.63 |
|  | 5 | 0.00053 | 0.0027 | 0.033 | 0.27 | 0.56 | 1.53 | 2.60 |
|  | 6 | 0.00047 | 0.0028 | 0.035 | 0.28 | 0.54 | 1.52 | 2.57 |
|  | 7 | 0.00049 | 0.0026 | 0.034 | 0.29 | 0.53 | 1.54 | 2.59 |
|  | 8 | 0.00051 | 0.0025 | 0.035 | 0.25 | 0.52 | 1.52 | 2.58 |
|  | 9 | 0.00048 | 0.0027 | 0.033 | 0.27 | 0.54 | 1.49 | 2.62 |
|  | 10 | 0.00046 | 0.0029 | 0.031 | 0.31 | 0.55 | 1.51 | 2.64 |
|  | 11 | 0.00042 | 0.0027 | 0.032 | 0.27 | 0.53 | 1.45 | 2.58 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000480 | 0.00270 | 0.0334 | 0.280 | 0.539 | 1.513 | 2.605 |
|  | SD | 0.0000326 | 0.000126 | 0.00136 | 0.0190 | 0.0145 | 0.0280 | 0.0266 |
|  | RSD/% | 6.79 | 4.67 | 4.07 | 6.79 | 2.69 | 1.85 | 1.02 |
|  | Max | 0.00053 | 0.0029 | 0.035 | 0.31 | 0.56 | 1.55 | 2.65 |
|  | Min | 0.00042 | 0.0025 | 0.031 | 0.25 | 0.52 | 1.45 | 2.57 |
|  | Gmax | 1.534 | 1.587 | 1.176 | 1.579 | 1.448 | 1.321 | 1.692 |
|  | Gmin | 1.840 | 1.587 | 1.765 | 1.579 | 1.310 | 2.250 | 1.316 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-348

| 实验室i | 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.0088 | 0.051 | 0.98 | 1.66 | 2.96 | 5.55 |
|  | 2 | 0.0091 | 0.054 | 0.97 | 1.59 | 3.08 | 5.63 |
|  | 3 | 0.0090 | 0.053 | 0.95 | 1.63 | 3.02 | 5.65 |
|  | 4 | 0.0087 | 0.056 | 0.97 | 1.65 | 3.01 | 5.59 |
|  | 5 | 0.0090 | 0.054 | 0.98 | 1.64 | 2.99 | 5.61 |
|  | 6 | 0.0089 | 0.053 | 0.96 | 1.62 | 3.09 | 5.64 |
|  | 7 | 0.0088 | 0.056 | 0.99 | 1.58 | 2.98 | 5.59 |
|  | 8 | 0.0088 | 0.052 | 0.95 | 1.64 | 3.05 | 5.57 |
|  | 9 | 0.0091 | 0.052 | 0.94 | 1.66 | 3.04 | 5.63 |
|  | 10 | 0.0090 | 0.054 | 0.93 | 1.62 | 3.06 | 5.63 |
|  | 11 | 0.0089 | 0.055 | 0.94 | 1.58 | 3.06 | 5.59 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00892 | 0.0537 | 0.96 | 1.624 | 3.031 | 5.607 |
|  | SD | 0.000133 | 0.00163 | 0.0195 | 0.0298 | 0.0423 | 0.0317 |
|  | RSD/% | 1.49 | 3.04 | 2.03 | 1.83 | 1.40 | 0.57 |
|  | Max | 0.0091 | 0.056 | 0.99 | 1.66 | 3.09 | 5.65 |
|  | Min | 0.0087 | 0.051 | 0.93 | 1.58 | 2.96 | 5.55 |
|  | Gmax | 1.353 | 1.411 | 1.538 | 1.208 | 1.395 | 1.356 |
|  | Gmin | 1.654 | 1.656 | 1.538 | 1.477 | 1.678 | 1.798 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-349

| 实验室i | 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.00068 | 0.0034 | 0.033 | 0.17 |
|  | 2 | 0.00067 | 0.0031 | 0.031 | 0.19 |
|  | 3 | 0.00071 | 0.0032 | 0.032 | 0.15 |
|  | 4 | 0.00072 | 0.0031 | 0.030 | 0.17 |
|  | 5 | 0.00068 | 0.0033 | 0.029 | 0.16 |
|  | 6 | 0.00072 | 0.0032 | 0.032 | 0.18 |
|  | 7 | 0.00069 | 0.0033 | 0.033 | 0.19 |
|  | 8 | 0.00070 | 0.0034 | 0.032 | 0.17 |
|  | 9 | 0.00068 | 0.0032 | 0.034 | 0.15 |
|  | 10 | 0.00072 | 0.0031 | 0.031 | 0.16 |
|  | 11 | 0.00068 | 0.0031 | 0.033 | 0.17 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000695 | 0.00322 | 0.0318 | 0.169 |
|  | SD | 0.0000192 | 0.000117 | 0.00147 | 0.0138 |
|  | RSD/% | 2.76 | 3.63 | 4.62 | 8.17 |
|  | Max | 0.00072 | 0.0034 | 0.034 | 0.19 |
|  | Min | 0.00067 | 0.0031 | 0.029 | 0.15 |
|  | Gmax | 1.302 | 1.538 | 1.497 | 1.522 |
|  | Gmin | 1.302 | 1.026 | 1.905 | 1.377 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-350

| 实验室i | 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.0028 | 0.032 | 0.58 |
|  | 2 | 0.0031 | 0.028 | 0.56 |
|  | 3 | 0.0032 | 0.029 | 0.59 |
|  | 4 | 0.0028 | 0.033 | 0.54 |
|  | 5 | 0.0029 | 0.031 | 0.55 |
|  | 6 | 0.0031 | 0.030 | 0.57 |
|  | 7 | 0.0028 | 0.029 | 0.58 |
|  | 8 | 0.0030 | 0.031 | 0.56 |
|  | 9 | 0.0029 | 0.033 | 0.54 |
|  | 10 | 0.0030 | 0.031 | 0.54 |
|  | 11 | 0.0031 | 0.032 | 0.53 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00297 | 0.0308 | 0.558 |
|  | SD | 0.000142 | 0.00166 | 0.0199 |
|  | RSD/% | 4.78 | 5.39 | 3.57 |
|  | Max | 0.0032 | 0.033 | 0.59 |
|  | Min | 0.0028 | 0.028 | 0.53 |
|  | Gmax | 1.620 | 1.325 | 1.608 |
|  | Gmin | 1.197 | 1.687 | 1.407 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-351

| 实验室i | 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.0019 | 0.013 | 0.62 | 1.01 | 1.49 |
|  | 2 | 0.0018 | 0.012 | 0.57 | 1.05 | 1.52 |
|  | 3 | 0.0020 | 0.011 | 0.61 | 1.03 | 1.53 |
|  | 4 | 0.0021 | 0.012 | 0.59 | 1.01 | 1.56 |
|  | 5 | 0.0020 | 0.012 | 0.58 | 1.04 | 1.52 |
|  | 6 | 0.0019 | 0.011 | 0.62 | 1.02 | 1.53 |
|  | 7 | 0.0020 | 0.013 | 0.60 | 1.03 | 1.55 |
|  | 8 | 0.0021 | 0.012 | 0.59 | 1.02 | 1.56 |
|  | 9 | 0.0019 | 0.013 | 0.63 | 1.03 | 1.57 |
|  | 10 | 0.0020 | 0.011 | 0.61 | 0.99 | 1.54 |
|  | 11 | 0.0021 | 0.010 | 0.56 | 1.03 | 1.58 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00198 | 0.0118 | 0.598 | 1.024 | 1.541 |
|  | SD | 0.0000982 | 0.000982 | 0.0223 | 0.0163 | 0.0262 |
|  | RSD/% | 4.96 | 8.32 | 3.73 | 1.59 | 1.70 |
|  | Max | 0.0021 | 0.013 | 0.63 | 1.05 | 1.58 |
|  | Min | 0.0018 | 0.01 | 0.56 | 0.99 | 1.49 |
|  | Gmax | 1.222 | 1.222 | 1.435 | 1.595 | 1.489 |
|  | Gmin | 1.833 | 1.833 | 1.704 | 2.086 | 1.947 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-352

| 实验室i | 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.0041 | 0.028 | 0.23 |
|  | 2 | 0.0043 | 0.026 | 0.24 |
|  | 3 | 0.0042 | 0.026 | 0.20 |
|  | 4 | 0.0041 | 0.026 | 0.21 |
|  | 5 | 0.0041 | 0.027 | 0.19 |
|  | 6 | 0.0042 | 0.029 | 0.22 |
|  | 7 | 0.0043 | 0.025 | 0.18 |
|  | 8 | 0.0041 | 0.027 | 0.21 |
|  | 9 | 0.0042 | 0.027 | 0.23 |
|  | 10 | 0.0041 | 0.028 | 0.24 |
|  | 11 | 0.0042 | 0.025 | 0.21 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00417 | 0.0267 | 0.214 |
|  | SD | 0.0000786 | 0.00127 | 0.0197 |
|  | RSD/% | 1.88 | 4.76 | 9.21 |
|  | Max | 0.0043 | 0.029 | 0.24 |
|  | Min | 0.0041 | 0.025 | 0.18 |
|  | Gmax | 1.654 | 1.811 | 1.320 |
|  | Gmin | 0.891 | 1.339 | 1.726 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-353

| 实验室i | 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.0019 | 0.015 | 0.052 | 0.16 | 0.59 | 1.53 | 2.21 |
|  | 2 | 0.0023 | 0.016 | 0.047 | 0.14 | 0.62 | 1.47 | 2.13 |
|  | 3 | 0.0018 | 0.013 | 0.049 | 0.14 | 0.63 | 1.56 | 2.18 |
|  | 4 | 0.0022 | 0.014 | 0.052 | 0.14 | 0.63 | 1.54 | 2.17 |
|  | 5 | 0.0021 | 0.013 | 0.051 | 0.16 | 0.59 | 1.49 | 2.16 |
|  | 6 | 0.0023 | 0.015 | 0.053 | 0.15 | 0.58 | 1.48 | 2.19 |
|  | 7 | 0.0020 | 0.012 | 0.046 | 0.17 | 0.57 | 1.53 | 2.17 |
|  | 8 | 0.0019 | 0.013 | 0.045 | 0.14 | 0.66 | 1.51 | 2.18 |
|  | 9 | 0.0022 | 0.015 | 0.048 | 0.15 | 0.58 | 1.53 | 2.20 |
|  | 10 | 0.0023 | 0.016 | 0.048 | 0.16 | 0.63 | 1.57 | 2.18 |
|  | 11 | 0.0021 | 0.016 | 0.047 | 0.16 | 0.64 | 1.52 | 2.19 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00210 | 0.0144 | 0.0489 | 0.152 | 0.611 | 1.521 | 2.178 |
|  | SD | 0.000178 | 0.00143 | 0.00270 | 0.0108 | 0.0298 | 0.0314 | 0.0214 |
|  | RSD/% | 8.48 | 9.93 | 5.52 | 7.10 | 4.88 | 2.06 | 0.98 |
|  | Max | 0.0023 | 0.016 | 0.053 | 0.17 | 0.66 | 1.57 | 2.21 |
|  | Min | 0.0018 | 0.012 | 0.045 | 0.14 | 0.57 | 1.47 | 2.13 |
|  | Gmax | 1.124 | 1.119 | 1.519 | 1.669 | 1.644 | 1.561 | 1.495 |
|  | Gmin | 1.685 | 1.678 | 1.444 | 1.112 | 1.376 | 1.624 | 2.243 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-354

| 实验室i | 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.00036 | 0.0058 | 0.018 |
|  | 2 | 0.00032 | 0.0060 | 0.021 |
|  | 3 | 0.00028 | 0.0059 | 0.019 |
|  | 4 | 0.00028 | 0.0061 | 0.017 |
|  | 5 | 0.00032 | 0.0058 | 0.020 |
|  | 6 | 0.00029 | 0.0060 | 0.019 |
|  | 7 | 0.00035 | 0.0058 | 0.018 |
|  | 8 | 0.00034 | 0.0059 | 0.021 |
|  | 9 | 0.00035 | 0.0060 | 0.019 |
|  | 10 | 0.00033 | 0.0059 | 0.017 |
|  | 11 | 0.00035 | 0.0061 | 0.018 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.000324 | 0.00594 | 0.0188 |
|  | SD | 0.0000294 | 0.000112 | 0.00140 |
|  | RSD/% | 9.07 | 1.89 | 7.45 |
|  | Max | 0.00036 | 0.0061 | 0.021 |
|  | Min | 0.00028 | 0.0058 | 0.017 |
|  | Gmax | 1.224 | 1.429 | 1.571 |
|  | Gmin | 1.497 | 1.250 | 1.286 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-355

| 实验室i | 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.0098 | 0.029 | 0.33 |
|  | 2 | 0.0091 | 0.026 | 0.36 |
|  | 3 | 0.0096 | 0.027 | 0.35 |
|  | 4 | 0.0097 | 0.026 | 0.33 |
|  | 5 | 0.0089 | 0.030 | 0.34 |
|  | 6 | 0.0092 | 0.028 | 0.35 |
|  | 7 | 0.0095 | 0.027 | 0.36 |
|  | 8 | 0.0091 | 0.027 | 0.32 |
|  | 9 | 0.0093 | 0.028 | 0.35 |
|  | 10 | 0.0088 | 0.029 | 0.34 |
|  | 11 | 0.0093 | 0.028 | 0.33 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00930 | 0.0277 | 0.342 |
|  | SD | 0.000322 | 0.00127 | 0.0133 |
|  | RSD/% | 3.46 | 4.58 | 3.89 |
|  | Max | 0.0098 | 0.03 | 0.36 |
|  | Min | 0.0088 | 0.026 | 0.32 |
|  | Gmax | 1.553 | 1.811 | 1.353 |
|  | Gmin | 1.553 | 1.339 | 1.654 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-356

| 实验室i | 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.0059 | 0.012 | 0.46 |
|  | 2 | 0.0062 | 0.015 | 0.43 |
|  | 3 | 0.0061 | 0.014 | 0.44 |
|  | 4 | 0.0063 | 0.014 | 0.48 |
|  | 5 | 0.0059 | 0.013 | 0.45 |
|  | 6 | 0.0062 | 0.015 | 0.44 |
|  | 7 | 0.0061 | 0.012 | 0.43 |
|  | 8 | 0.0060 | 0.013 | 0.48 |
|  | 9 | 0.0064 | 0.015 | 0.46 |
|  | 10 | 0.0061 | 0.014 | 0.45 |
|  | 11 | 0.0059 | 0.013 | 0.46 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00610 | 0.0136 | 0.453 |
|  | SD | 0.000167 | 0.00112 | 0.0174 |
|  | RSD/% | 2.74 | 8.24 | 3.84 |
|  | Max | 0.0064 | 0.015 | 0.48 |
|  | Min | 0.0059 | 0.012 | 0.43 |
|  | Gmax | 1.796 | 1.250 | 1.552 |
|  | Gmin | 1.198 | 1.429 | 1.322 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-357

| 实验室i | 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.0083 | 0.043 | 0.26 |
|  | 2 | 0.0082 | 0.047 | 0.29 |
|  | 3 | 0.0078 | 0.046 | 0.27 |
|  | 4 | 0.0077 | 0.048 | 0.25 |
|  | 5 | 0.0081 | 0.042 | 0.29 |
|  | 6 | 0.0078 | 0.044 | 0.28 |
|  | 7 | 0.0083 | 0.046 | 0.26 |
|  | 8 | 0.0081 | 0.047 | 0.27 |
|  | 9 | 0.0079 | 0.049 | 0.26 |
|  | 10 | 0.0080 | 0.047 | 0.25 |
|  | 11 | 0.0085 | 0.046 | 0.24 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00806 | 0.0459 | 0.265 |
|  | SD | 0.000250 | 0.00212 | 0.0163 |
|  | RSD/% | 3.10 | 4.62 | 6.15 |
|  | Max | 0.0085 | 0.049 | 0.29 |
|  | Min | 0.0077 | 0.042 | 0.24 |
|  | Gmax | 1.760 | 1.462 | 1.534 |
|  | Gmin | 1.440 | 1.840 | 1.534 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

附表 2-358

| 实验室i | 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0.0030 | 0.052 | 0.23 | 1.29 | 2.08 |
|  | 2 | 0.0028 | 0.049 | 0.19 | 1.35 | 2.16 |
|  | 3 | 0.0029 | 0.049 | 0.22 | 1.32 | 2.12 |
|  | 4 | 0.0027 | 0.052 | 0.20 | 1.28 | 2.09 |
|  | 5 | 0.0027 | 0.048 | 0.18 | 1.33 | 2.13 |
|  | 6 | 0.0026 | 0.051 | 0.23 | 1.31 | 2.14 |
|  | 7 | 0.0028 | 0.051 | 0.21 | 1.34 | 2.17 |
|  | 8 | 0.0029 | 0.053 | 0.21 | 1.35 | 2.07 |
|  | 9 | 0.0026 | 0.049 | 0.22 | 1.27 | 2.09 |
|  | 10 | 0.0031 | 0.048 | 0.23 | 1.33 | 2.08 |
|  | 11 | 0.0027 | 0.052 | 0.19 | 1.31 | 2.11 |
|  | 测定次数n | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 0.00280 | 0.0504 | 0.210 | 1.316 | 2.113 |
|  | SD | 0.000161 | 0.00180 | 0.0178 | 0.0273 | 0.0341 |
|  | RSD/% | 5.75 | 3.57 | 8.48 | 2.07 | 1.61 |
|  | Max | 0.0031 | 0.053 | 0.23 | 1.35 | 2.17 |
|  | Min | 0.0026 | 0.048 | 0.18 | 1.27 | 2.07 |
|  | Gmax | 1.863 | 1.444 | 1.124 | 1.245 | 1.672 |
|  | Gmin | 1.242 | 1.333 | 1.685 | 1.685 | 1.261 |
|  | G95(n) | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
|  | G99(n) | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 | 2.564 |
|  | 检验结果 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |

3  一致性和离群值检查

3.1 曼德尔h-k检验

3.1.1对各实验室单元平均值一致性检验—曼德尔统计量h，结果见附表3.1.1-1~18：

单元平均值一致性检验-曼德尔统计量h

附表3.1.1-1

| 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.39 | -0.20 | 0.24 | -0.30 | -0.21 | 0.08 | 0.03 |
| 2 | -0.22 | -0.39 | 0.93 | 0 | 0.14 | 1.01 | -0.32 |
| 3 | 0.06 | -0.74 | -0.07 | 2.34* | 0.28 | 0.50 | 0.35 |
| 4 | 1.44 | -1.76 | 1.41 | -2.63** | 2.80** | 0.76 | -1.46 |
| 5 | -1.44 | -0.78 | -0.03 | -0.48 | -0.42 | -0.92 | -0.38 |
| 6 | -0.89 | 0.20 | -0.45 | 0.72 | 0.28 | -0.50 | -0.57 |
| 7 | -1.56 | -0.49 | -2.93** | 0.12 | 0 | -0.17 | -0.06 |
| 8 | 0.11 | 0.39 | -0.03 | -0.60 | -0.98 | -0.17 | -0.57 |
| 9 | 0.39 | 1.91* | 0.52 | 0 | 0.42 | 0.42 | -0.13 |
| 10 | -0.22 | -0.10 | 0.59 | 0.24 | -0.14 | -0.59 | -0.44 |
| 11 | 0 | 0.15 | -0.48 | -1.14 | -1.26 | -0.21 | -1.58 |
| 12 | 1.00 | -0.10 | 0.79 | 0.24 | -1.12 | -1.26 | -0.13 |
| 13 | 0.11 | -1.67 | 0.93 | -0.96 | -0.98 | 1.09 | -0.13 |
| 14 | 0.78 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.82 | 2.02* | 2.22* |
| 15 | / | -0.44 | -0.59 | 0.42 | -0.77 | -1.39 | 0.73 |
| 16 | 0.22 | -0.44 | -0.62 | -0.24 | 0.14 | -1.51 | -0.79 |
| 17 | 1.67 | 1.18 | 0.38 | 0.36 | -0.28 | -0.17 | 1.90 |
| 18 | -2.11* | -0.20 | -0.66 | 1.08 | 1.12 | -0.25 | 0 |
| 19 | 1.11 | 2.16* | -1.21 | -0.12 | -0.70 | 1.51 | 0.95 |
| 20 | 0 | -0.15 | 0.97 | 0.42 | 0.14 | 1.47 | 1.61 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.1.1-2

| 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.41 | -0.37 | -0.04 | -0.05 | -0.07 | 0.50 | 0.08 | -0.15 | -0.35 |
| 2 | -2.37* | 0.01 | 1.17 | 0.49 | -0.07 | 0.11 | -0.11 | 0.05 | -0.33 |
| 3 | -0.25 | -0.42 | -0.97 | -0.34 | 0.74 | -0.55 | 0.71 | -1.24 | -0.85 |
| 4 | -0.30 | -0.35 | 0.04 | 2.91** | -0.72 | -0.91 | 1.14 | 1.68 | 0.72 |
| 5 | -0.65 | 4.16** | -1.23 | -0.58 | -0.62 | -0.09 | -0.94 | -0.89 | 0.70 |
| 6 | -0.08 | -0.44 | -0.56 | -1.07 | -1.57 | -0.88 | 0.13 | -1.25 | -0.67 |
| 7 | -0.88 | -0.42 | -0.26 | 0 | 0.75 | 0.68 | 0.20 | -0.22 | 0.23 |
| 8 | -0.43 | 0.09 | -0.26 | 0.19 | -0.20 | -0.77 | 2.61** | 2.90** | 3.35** |
| 9 | 0.54 | -0.37 | 0.50 | 0.15 | -0.08 | 0.13 | -0.18 | -1.09 | -0.73 |
| 10 | -0.08 | -0.21 | -0.04 | -0.68 | -0.43 | 0.14 | 0.34 | -0.49 | -0.94 |
| 11 | -0.08 | -0.15 | -0.26 | 0.44 | 0.95 | 1.18 | 1.42 | 0.19 | 1.06 |
| 12 | -0.21 | -0.06 | -0.04 | -0.29 | -0.62 | -2.33* | -0.42 | 0.11 | -0.13 |
| 13 | -0.02 | -0.37 | 0.56 | 0.29 | -0.69 | 0.77 | -0.30 | 0.27 | -0.47 |
| 14 | -0.05 | -0.25 | 0.56 | 1.75 | -0.29 | 1.31 | -2.48** | -0.56 | -0.83 |
| 15 | / | -0.37 | -1.08 | -1.07 | 0.52 | -1.05 | 0.13 | 0.57 | -0.24 |
| 16 | -0.61 | -0.32 | -0.15 | 0.10 | -0.29 | -0.67 | -0.18 | -0.74 | -0.19 |
| 17 | 1.70 | -0.30 | -0.78 | -0.39 | -0.29 | -0.65 | -0.24 | 0.81 | -1.25 |
| 18 | 2.60** | 0.06 | 3.17** | 0.19 | 3.34** | 1.65 | -0.75 | 0.13 | 0.37 |
| 19 | 0.14 | 0.08 | 0.71 | -0.39 | 0.49 | 0.14 | -0.59 | -0.38 | 0.15 |
| 20 | 0.53 | -0.06 | 0.56 | -1.80 | -0.77 | 1.38 | 0.17 | 0.32 | 0.43 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.1.1-3

| 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.19 | 0.81 | 0.51 | -0.28 |
| 2 | 2.01 * | -0.20 | 0.23 | -0.49 |
| 3 | -0.13 | -0.34 | 1.80 | 1.53 |
| 4 | -0.88 | -1.68 | -1.71 | -0.76 |
| 5 | -0.38 | -0.47 | -1.43 | -1.18 |
| 6 | -0.13 | 0.47 | 0.78 | 0.62 |
| 7 | 0.25 | 0.71 | 0.20 | 0.30 |
| 8 | 0.88 | -0.34 | -1.15 | -1.32 |
| 9 | 0.44 | 1.54 | 1.38 | 0.90 |
| 10 | 0.25 | 0.74 | 0.05 | 0.35 |
| 11 | 0.88 | -0.34 | -1.15 | -1.32 |
| 12 | -2.14 * | 0.74 | 0.32 | -0.21 |
| 13 | 0.75 | -1.69 | -0.14 | 0.21 |
| 14 | -1.76 | 1.54 | 0.32 | 2.43 |
| 15 | / | -0.34 | 0.32 | -0.21 |
| 16 | 1.45 | -0.34 | 0.37 | 0.00 |
| 17 | -0.88 | -0.60 | -0.41 | -1.04 |
| 18 | 0.38 | -0.20 | 0.14 | -1.60 |
| 19 | -0.25 | -1.41 | -0.78 | 0.62 |
| 20 | -0.31 | 0.94 | 1.47 | -0.69 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |

附表3.1.1-4

| 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.18 | -0.12 | -0.47 |
| 2 | -3.18 ** | -0.33 | -0.79 |
| 3 | -0.37 | -0.36 | -0.56 |
| 4 | -0.14 | -1.46 | 1.35 |
| 5 | 0.41 | 0.03 | 0.79 |
| 6 | -1.61 | -0.51 | -0.05 |
| 7 | 1.15 | -0.27 | -0.05 |
| 8 | 0.69 | -0.27 | -0.98 |
| 9 | 0.78 | 0.21 | -0.65 |
| 10 | -0.32 | -0.03 | -0.79 |
| 11 | 0.69 | -0.27 | -0.98 |
| 12 | 0.32 | 0.33 | 1.81 |
| 13 | -0.32 | 0.27 | -0.98 |
| 14 | -0.51 | 3.84 ** | 2.09 * |
| 15 | / | 0.21 | -0.28 |
| 16 | 1.06 | -0.36 | -0.28 |
| 17 | 0.51 | -1.04 | -1.63 |
| 18 | 0.14 | -0.03 | -0.14 |
| 19 | 0.05 | -0.09 | 1.26 |
| 20 | 0.69 | -0.03 | 0.60 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.1-5

| 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.13 | 0.49 | -0.36 | 0.42 |
| 2 | 0.09 | 0.36 | 0.00 | 0.51 |
| 3 | -0.49 | 0.00 | 0.36 | -0.68 |
| 4 | -0.62 | -3.29 ** | 0.00 | -1.36 |
| 5 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -2.20 * |
| 6 | -1.07 | 1.16 | -1.81 | 1.69 |
| 7 | 0.80 | 0.00 | 0.72 | 0.68 |
| 8 | -1.79 | -0.80 | -0.36 | -1.36 |
| 9 | 0.40 | 0.53 | -0.90 | 0.59 |
| 10 | -0.09 | 0.27 | -0.72 | -0.51 |
| 11 | -1.79 | -0.80 | -0.36 | -1.36 |
| 12 | -0.54 | -0.44 | 1.44 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | -0.89 | -0.72 | 0.34 |
| 14 | -0.18 | -0.71 | -1.81 | -0.34 |
| 15 | / | -0.18 | 1.44 | -0.59 |
| 16 | -0.67 | -0.76 | 1.26 | 0.00 |
| 17 | 1.79 | 0.98 | -0.36 | -0.85 |
| 18 | -0.62 | 0.80 | 1.81 | 1.19 |
| 19 | 2.77 ** | 0.53 | -0.72 | 0.68 |
| 20 | -0.13 | 1.11 | 0.18 | 1.53 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |

附表3.1.1-6

| 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.06 | 1.47 | -0.84 | -0.32 | -0.29 | -0.45 |
| 2 | -0.68 | -1.42 | 0.94 | -0.24 | 1.14 | 0.86 |
| 3 | 0.57 | -0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.41 | -0.07 |
| 4 | -1.27 | -2.37 * | -1.33 | -1.83 | -1.08 | -0.77 |
| 5 | 0.06 | -0.47 | 0.44 | 0.41 | -0.17 | 1.15 |
| 6 | 0.68 | 0.68 | -0.44 | -0.35 | -0.35 | -0.91 |
| 7 | 0.24 | 0.68 | -0.34 | 0.47 | 0.26 | 0.33 |
| 8 | -1.27 | -1.00 | -0.74 | -0.47 | -1.26 | -1.87 |
| 9 | 1.08 | 0.42 | 0.20 | -0.35 | -0.20 | -0.53 |
| 10 | -0.50 | 0.89 | -0.84 | -0.65 | -0.44 | 0.24 |
| 11 | -1.27 | -1.00 | -0.74 | -0.47 | -1.26 | -1.87 |
| 12 | 1.08 | -0.05 | 1.33 | -0.59 | 0.41 | 0.14 |
| 13 | 0.90 | -1.21 | -1.92 * | 0.47 | -1.08 | -0.57 |
| 14 | 0.79 | 0.89 | 1.82 | 2.12 * | 2.48 ** | 2.15 * |
| 15 | -1.34 | -0.11 | 1.28 | 0.77 | -0.11 | 0.14 |
| 16 | -1.47 | 0.11 | 0.39 | -1.24 | -1.35 | -0.48 |
| 17 | 1.05 | 0.47 | -0.15 | 0.71 | 0.11 | 0.81 |
| 18 | -1.71 | -0.89 | -0.54 | -0.18 | 2.02 * | 0.43 |
| 19 | -0.53 | 0.26 | 1.53 | 0.83 | 0.26 | -2.01 * |
| 20 | 1.05 | 1.58 | -0.05 | 1.89 | -0.85 | 0.55 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |

附表3.1.1-7

| 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.66 | -0.31 | -0.09 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.24 | -0.67 |
| 2 | 0.18 | 0.17 | -0.33 | 0.39 | -0.64 | -0.81 | 0.21 | -0.59 |
| 3 | -0.04 | -0.96 | 0.51 | 0.28 | -0.11 | 0.32 | 0.30 | 0.21 |
| 4 | -0.35 | 2.01 * | -2.01 * | 1.16 | 1.70 | 0.85 | 3.38 | 0.84 |
| 5 | 1.32 | -0.31 | -2.48 ** | 0.00 | -0.64 | -0.17 | -0.05 | 2.81 ** |
| 6 | -0.92 | -1.33 | -0.51 | 0.09 | -0.64 | -1.23 | 0.01 | -1.06 |
| 7 | -0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.15 | -0.21 | 0.34 | 0.38 | -0.37 |
| 8 | -0.26 | -0.31 | -0.33 | -0.48 | -1.70 | -1.74 | -2.07 * | -1.14 |
| 9 | -0.18 | 0.07 | 0.89 | -0.07 | 0.21 | 0.08 | 0.20 | 0.71 |
| 10 | 1.40 | -0.17 | 0.23 | -0.15 | -0.64 | -1.14 | -0.09 | 0.07 |
| 11 | -0.26 | -0.31 | -0.33 | -0.48 | -1.70 | -1.74 | -2.07 * | -1.14 |
| 12 | -0.88 | 0.85 | 1.07 | 0.33 | -0.21 | 0.04 | 0.21 | -0.84 |
| 13 | -0.18 | 0.31 | 1.17 | 0.24 | -2.34 * | -0.59 | 0.15 | -1.08 |
| 14 | -0.53 | 0.17 | -0.70 | 0.60 | 0.43 | 1.61 | 0.19 | 0.26 |
| 15 | / | -0.58 | 0.05 | 0.07 | 0.85 | -1.40 | -1.17 | 0.52 |
| 16 | -1.29 | -2.12 * | 0.89 | -0.28 | -0.11 | -0.53 | -0.56 | -0.56 |
| 17 | -0.44 | 0.99 | 0.70 | -3.99 ** | 0.00 | 1.02 | -0.09 | -0.70 |
| 18 | 0.09 | -1.06 | -0.23 | 0.42 | 0.85 | -0.13 | -0.77 | 1.69 |
| 19 | 3.07 ** | 2.01 * | 1.54 | 0.45 | 0.43 | 1.27 | -0.40 | 0.51 |
| 20 | 0.35 | 0.10 | -0.28 | 0.36 | 2.02 * | 1.93 | 0.36 | 0.04 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.1.1-8

| 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | -0.63 | 1.05 | 0.94 | 0.73 |
| 2 | 0.60 | 0.37 | -1.53 | 0.32 | 0.63 | -0.14 | -0.63 |
| 3 | 0.15 | -0.52 | 1.12 | 0.63 | -0.21 | 1.46 | 1.88 |
| 4 | -2.41 ** | -3.19 ** | -2.04 * | 0.95 | -0.21 | -0.30 | -0.94 |
| 5 | 0.36 | -0.16 | -0.41 | -0.74 | -1.61 | -0.97 | -1.06 |
| 6 | 1.20 | -0.58 | 0.10 | -1.38 | 1.61 | 0.52 | 0.25 |
| 7 | 1.57 | 0.26 | 0.41 | -0.11 | 1.75 | 1.30 | 1.29 |
| 8 | -0.84 | -0.99 | -1.53 | -0.85 | -0.63 | -1.08 | -1.33 |
| 9 | 0.30 | 0.63 | 1.58 | 0.16 | -0.14 | 1.05 | 0.54 |
| 10 | -0.72 | 0.47 | 0.61 | 1.06 | 0.63 | -0.14 | -0.37 |
| 11 | -0.84 | -0.99 | -1.53 | -0.85 | -0.63 | -1.08 | -1.33 |
| 12 | 0.48 | 0.58 | 0.41 | 0.74 | 0.49 | -0.03 | 0.33 |
| 13 | 0.24 | 1.20 | 0.31 | -2.12 | 0.77 | 0.69 | 1.06 |
| 14 | -2.11 * | 0.05 | -0.51 | 1.90 | -0.77 | 0.58 | 0.60 |
| 15 | -1.02 | 0.63 | 0.77 | 0.21 | -0.42 | -0.91 | -1.87 |
| 16 | 0.96 | -0.10 | 0.87 | -0.32 | 0.49 | -1.02 | -0.35 |
| 17 | 0.60 | 1.83 | -1.12 | -1.38 | 0.21 | 0.52 | -0.21 |
| 18 | -0.12 | -0.47 | -0.61 | 0.00 | -2.17 * | -2.40 ** | -0.10 |
| 19 | 0.12 | -0.47 | -0.61 | 1.16 | -0.91 | -0.52 | -0.71 |
| 20 | 0.00 | 0.37 | 1.22 | 0.85 | -0.84 | 1.16 | 1.54 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.1.1-9

| 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.16 | -0.31 | 0.53 | -0.41 |
| 2 | -0.41 | -0.71 | -0.63 | -0.41 |
| 3 | -0.28 | -0.31 | 0.26 | -0.51 |
| 4 | -1.10 | -1.52 | -1.80 | 0.61 |
| 5 | -0.55 | -0.09 | -1.69 | -1.42 |
| 6 | 0.74 | -0.89 | -0.42 | 1.22 |
| 7 | 0.05 | 0.18 | 0.42 | 0.41 |
| 8 | -1.06 | -0.54 | -1.16 | -1.83 |
| 9 | 0.25 | -0.22 | 1.06 | 0.51 |
| 10 | -0.64 | 0.09 | 0.53 | -0.41 |
| 11 | -1.06 | -0.54 | -1.16 | -1.83 |
| 12 | -0.51 | -0.36 | -0.32 | -0.71 |
| 13 | -0.51 | -0.18 | -0.11 | 0.20 |
| 14 | -0.41 | -1.07 | -0.53 | -1.22 |
| 15 | 0.83 | 0.58 | 0.11 | -0.61 |
| 16 | 0.11 | 0.09 | -0.32 | -0.41 |
| 17 | 0.05 | 0.63 | -0.32 | -0.20 |
| 18 | 3.59 ** | 3.48 ** | 2.54 ** | 2.23 * |
| 19 | 0.69 | 0.80 | 0.21 | 0.81 |
| 20 | -0.44 | 0.09 | 1.38 | 1.52 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |

附表3.1.1-10

| 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.25 | -0.67 | -0.15 |
| 2 | -0.94 | -0.17 | -0.15 |
| 3 | 0.13 | 0.33 | -0.12 |
| 4 | -1.70 | -0.67 | 0.23 |
| 5 | -1.32 | 0.33 | -1.31 |
| 6 | 1.45 | -2.34 * | 0.54 |
| 7 | 0.44 | 0.92 | 0.62 |
| 8 | -2.08 * | -0.17 | -1.54 |
| 9 | 1.07 | -0.71 | -0.04 |
| 10 | 0.06 | 0.50 | 0.15 |
| 11 | -2.08 * | -0.17 | -1.54 |
| 12 | 0.06 | 0.59 | -0.08 |
| 13 | -1.19 | -1.00 | -0.15 |
| 14 | -0.31 | -0.75 | 0.85 |
| 15 | 1.19 | 1.72 | 2.35 * |
| 16 | 0.63 | 0.38 | 0.50 |
| 17 | -0.06 | -1.00 | -2.54 ** |
| 18 | 1.07 | 1.76 | 0.23 |
| 19 | 1.07 | 1.26 | -0.62 |
| 20 | 0.13 | -0.25 | 0.77 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.1-11

| 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.78 | -0.36 | 0.84 | 0.43 | 0.23 |
| 2 | -0.07 | 1.27 | 1.12 | 0.61 | 0.46 |
| 3 | 0.71 | -1.45 | -0.63 | 0.26 | -0.07 |
| 4 | 0.21 | -0.91 | -1.68 | -1.21 | -1.32 |
| 5 | -0.50 | -1.27 | -2.10 * | -0.17 | 0.07 |
| 6 | 0.21 | -0.91 | -0.28 | 0.43 | 0.59 |
| 7 | -1.21 | 0.18 | 0.84 | 0.69 | 0.66 |
| 8 | -0.21 | 0.54 | 0.14 | 1.04 | 0.33 |
| 9 | -1.99 | 0.91 | 0.49 | 0.43 | 0.36 |
| 10 | -0.21 | -0.91 | 0.14 | -0.52 | -0.39 |
| 11 | -0.21 | 0.54 | 0.14 | 1.04 | 0.33 |
| 12 | -1.06 | 1.45 | 0.56 | 0.35 | 0.46 |
| 13 | 2.34 * | -1.63 | 0.56 | -0.35 | 0.13 |
| 14 | 1.21 | -0.54 | 1.12 | 2.86 ** | 3.09 ** |
| 15 | 0.71 | 0.72 | -0.98 | -0.04 | -0.46 |
| 16 | 0.14 | 0.18 | -0.77 | -1.99 | -2.11 * |
| 17 | -1.21 | 0.18 | -0.42 | -0.69 | -0.46 |
| 18 | 0.92 | 1.27 | 0.14 | -0.09 | 0.07 |
| 19 | 0.92 | 0.54 | -0.56 | 0.00 | -0.33 |
| 20 | 0.35 | 0.91 | 2.10 * | -1.04 | -1.02 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |

附表3.1.1-12

| 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.14 | 0.24 | -0.58 |
| 2 | 0.19 | -0.81 | 0.93 |
| 3 | 0.05 | 0.16 | 0.58 |
| 4 | -3.27 ** | -1.77 | -0.69 |
| 5 | -0.28 | -1.29 | -0.69 |
| 6 | -0.47 | -0.16 | -1.62 |
| 7 | 0.47 | -0.32 | 0.93 |
| 8 | -1.21 | -1.29 | -1.39 |
| 9 | 0.42 | 0.40 | 0.58 |
| 10 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | -1.21 | -1.29 | -1.39 |
| 12 | 0.37 | 0.65 | -0.46 |
| 13 | -0.37 | 0.48 | 0.00 |
| 14 | -0.28 | 1.13 | -0.69 |
| 15 | 0.09 | 0.16 | -0.58 |
| 16 | 0.42 | 1.61 | -0.35 |
| 17 | 0.00 | -0.32 | -0.23 |
| 18 | 2.24 * | 2.42 ** | 1.62 |
| 19 | -0.19 | 0.32 | 1.62 |
| 20 | 0.51 | -0.89 | 2.08 * |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.1-13

| 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.15 | 0.77 | 0.46 | 0.43 | 0.34 | 0.56 | 0.72 |
| 2 | -0.96 | 0.67 | 0.72 | 1.30 | -0.77 | 0.40 | 1.22 |
| 3 | 0.73 | 0.00 | 0.08 | -1.60 | 0.56 | -0.36 | -0.43 |
| 4 | 2.95 ** | -0.10 | 2.17 * | -0.65 | 0.77 | -0.28 | 0.32 |
| 5 | -0.80 | -1.63 | 0.04 | -0.65 | -1.72 | 0.81 | -1.91 |
| 6 | -0.88 | -0.67 | -0.57 | 0.22 | 0.86 | -0.13 | -0.14 |
| 7 | -0.34 | 0.48 | -0.27 | 0.98 | 0.43 | 0.40 | 0.87 |
| 8 | 0.19 | -0.10 | -1.33 | 0.65 | 0.17 | -1.22 | -0.06 |
| 9 | 0.50 | 1.25 | 0.42 | -0.87 | -0.90 | 0.26 | 0.68 |
| 10 | 0.11 | 0.67 | 1.33 | 0.43 | 0.09 | -0.17 | 0.61 |
| 11 | 0.19 | -0.10 | -1.33 | 0.65 | 0.17 | -1.22 | -0.06 |
| 12 | -0.73 | 0.29 | 0.49 | 0.33 | 0.17 | 0.43 | 0.72 |
| 13 | -0.34 | -2.02 * | 0.42 | -0.11 | 0.00 | 0.62 | 0.38 |
| 14 | 0.19 | 0.58 | -0.11 | 0.54 | 0.00 | 0.51 | -0.13 |
| 15 | 0.19 | 0.58 | -0.11 | 0.54 | 0.00 | 0.51 | -0.13 |
| 16 | -0.38 | 0.38 | -0.76 | 0.43 | -1.42 | -0.21 | -1.38 |
| 17 | -0.42 | -1.06 | -0.95 | -1.65 | 0.00 | 0.70 | -0.72 |
| 18 | -1.49 | -1.06 | -2.40 ** | -2.33 * | -1.46 | -3.67 ** | -2.52 ** |
| 19 | -1.11 | -1.25 | -0.34 | -0.11 | -0.60 | 0.09 | 0.12 |
| 20 | 0.96 | 1.83 | -0.53 | 1.41 | 2.79 ** | 0.04 | 1.30 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.1.1-14

| 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.33 | -0.06 | -0.81 |
| 2 | -0.40 | -0.42 | 0.59 |
| 3 | 0.18 | 1.27 | 0.44 |
| 4 | 0.25 | -0.30 | 0.59 |
| 5 | -0.35 | -1.88 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 1.52 | -1.76 |
| 7 | 0.25 | 0.18 | 0.29 |
| 8 | 3.08 ** | -0.18 | 0.44 |
| 9 | 0.25 | 1.52 | -0.59 |
| 10 | 0.35 | -0.06 | 1.47 |
| 11 | 3.08 ** | -0.18 | 0.44 |
| 12 | -0.10 | 1.15 | 0.59 |
| 13 | -0.05 | -0.42 | -1.18 |
| 14 | -0.66 | -1.15 | -0.44 |
| 15 | -1.82 | -0.18 | 0.66 |
| 16 | 0.00 | 0.97 | -0.37 |
| 17 | -0.45 | 0.55 | 0.29 |
| 18 | 1.36 | -1.64 | 1.32 |
| 19 | 0.15 | -1.27 | 1.32 |
| 20 | 0.05 | 0.67 | -2.35 * |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.1-15

| 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.28 | 1.12 | 0.92 |
| 2 | 0.65 | -0.05 | 1.00 |
| 3 | 0.84 | -0.24 | 0.24 |
| 4 | -2.43 ** | -3.17 ** | -2.44 ** |
| 5 | -0.92 | -0.24 | -2.12 * |
| 6 | -1.03 | 0.24 | -0.20 |
| 7 | 0.30 | 0.54 | 0.44 |
| 8 | -0.68 | -1.02 | -1.32 |
| 9 | 0.10 | 0.83 | 1.40 |
| 10 | 0.19 | 0.44 | 0.12 |
| 11 | -0.68 | -1.02 | -1.32 |
| 12 | 0.09 | -1.22 | 0.52 |
| 13 | 0.33 | 1.22 | 0.76 |
| 14 | -1.62 | 0.15 | -0.04 |
| 15 | 1.59 | 0.34 | 0.16 |
| 16 | -0.23 | 1.17 | -0.24 |
| 17 | 1.24 | -0.34 | -0.44 |
| 18 | 1.59 | 0.05 | 0.36 |
| 19 | -0.02 | -0.34 | -0.20 |
| 20 | 0.02 | 0.78 | 1.16 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.1-16

| 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.15 | 0.26 | 1.03 |
| 2 | 0.57 | 1.41 | 0.52 |
| 3 | 1.79 | 0.77 | -0.09 |
| 4 | -1.87 | -1.16 | -2.30 * |
| 5 | -0.88 | -1.16 | -0.99 |
| 6 | -0.34 | 0.13 | 0.14 |
| 7 | 0.27 | -0.13 | 0.80 |
| 8 | -0.88 | -1.67 | -0.52 |
| 9 | 1.22 | 1.03 | 1.60 |
| 10 | 1.03 | 0.64 | 0.42 |
| 11 | -0.88 | -1.67 | -0.52 |
| 12 | 0.80 | 0.39 | 0.89 |
| 13 | 0.19 | -0.90 | -0.80 |
| 14 | -1.18 | -1.16 | 0.23 |
| 15 | 0.99 | 1.03 | -0.19 |
| 16 | -0.38 | -1.03 | 0.80 |
| 17 | 0.19 | 0.64 | 0.14 |
| 18 | -1.79 | -1.16 | -2.30 * |
| 19 | 0.42 | 0.90 | 0.05 |
| 20 | -0.95 | 0.90 | 0.09 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.1-17

| 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.10 | 0.47 | 0.80 |
| 2 | -0.72 | 2.22 * | 0.46 |
| 3 | 0.42 | -0.24 | 0.06 |
| 4 | 0.20 | -1.09 | -0.23 |
| 5 | 0.91 | 0.19 | 0.69 |
| 6 | 0.07 | 0.00 | -0.57 |
| 7 | 0.13 | 0.95 | 0.34 |
| 8 | -3.32 ** | -0.80 | -2.07 * |
| 9 | 0.62 | 0.50 | 0.52 |
| 10 | 0.39 | -0.09 | 1.38 |
| 11 | -3.32 ** | -0.80 | -2.07 * |
| 12 | 0.98 | 0.05 | -0.69 |
| 13 | -0.39 | 0.14 | -0.57 |
| 14 | -0.07 | 0.24 | 1.03 |
| 15 | 0.46 | -0.40 | -0.34 |
| 16 | -0.62 | -0.07 | -1.32 |
| 17 | 0.00 | 0.24 | 1.84 |
| 18 | -1.11 | -2.93 ** | -1.49 |
| 19 | 1.50 | -0.57 | 0.57 |
| 20 | 0.78 | 1.25 | -0.98 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.1-18

| 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.27 | 0.45 | 0.22 | 0.74 | 0.41 |
| 2 | -1.29 | -0.41 | 0.11 | 0.52 | 0.89 |
| 3 | 0.80 | -0.23 | 2.44 ** | 0.44 | 0.87 |
| 4 | -2.27 * | -0.14 | 0.11 | 0.22 | 0.56 |
| 5 | -0.84 | -1.41 | -1.44 | -0.77 | -0.43 |
| 6 | -1.29 | 0.05 | -1.22 | 0.81 | 1.43 |
| 7 | 0.31 | 0.50 | 0.78 | 0.57 | 0.89 |
| 8 | -1.29 | -1.59 | -2.11 * | -1.70 | -1.18 |
| 9 | 0.09 | -0.91 | 0.67 | -0.05 | 0.17 |
| 10 | -0.22 | 0.32 | 0.33 | 0.22 | 0.14 |
| 11 | -1.29 | -1.59 | -2.11 * | -1.70 | -1.18 |
| 12 | 0.13 | 0.50 | 0.55 | 0.81 | 0.35 |
| 13 | 0.84 | 2.41 ** | -0.55 | 0.47 | 0.68 |
| 14 | 0.22 | 0.32 | 0.11 | -0.86 | -0.43 |
| 15 | 0.40 | 0.68 | 0.78 | 0.91 | 0.48 |
| 16 | 0.67 | 0.05 | -0.22 | -0.91 | -1.74 |
| 17 | 1.02 | -0.59 | -0.11 | -0.12 | 0.64 |
| 18 | -0.22 | -1.50 | -0.33 | -2.40 ** | -2.42 ** |
| 19 | -0.13 | -0.86 | -0.78 | -0.62 | -0.60 |
| 20 | 2.00 * | 1.41 | 1.22 | 1.95 * | 0.58 |
| P=20 | h5%的临界值为1.89，h1%的临界值为2.39 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |

单元平均值曼德尔统计量h初步判定，实验室3的10#Pb、实验室9的3#Pb、实验室14的18#/22#Pb、实验室18的1#Pb、实验室19的3#Pb、实验室2的1#Al、实验室12的28#Al、实验室2的2#Cd、实验室12的2#Cd 、实验室2的2#Cu、实验室14的23#Sn、实验室5的9#Fe、实验室4的3#/5#Cu、实验室8的10#Cu、实验室11的10#Cu、实验室13的23#Cu、实验室16的3#Cu、实验室19的3#Cu、实验室20的23#Cu、实验室4的11#Ni、实验室14的17#Ni、实验室18的20#Ni、实验室4的4#Mg、实验室13的19#Mg、实验室14的29#/28#Mg、实验室18的27#Mg、实验室19的28#Mg、实验室18的21#Ti、实验室6的8#Cr、实验室8的5#Cr、实验室11的5#Cr、实验室15的21#Cr、实验室5的20#Bi、实验室13的8#Bi、实验室16的26#Bi、实验室20的20#Bi、实验室18的7#Mn、实验室20的18#Mn、实验室4的37#Si、实验室13的17#Si、实验室18的38#Si、实验室20的24#As、实验室5的15#La、实验室4的15#Ce、实验室18的15#Ce、实验室2的16#Sr、实验室8的22#Sr、实验室11的22#Sr、实验室4的23#Sb、实验室8的34#Sb、实验室11的34#Sb、实验室20的23#/25#Sb水平为歧离值，实验室4的10#/12#Pb、实验室7的4#Pb、实验室4的19#Al、实验室8的30#/31#/32#Al、实验室14的30#Al、实验室18的1#/6#/27#Al、实验室2的2#Sn、实验室14的4#Sn、实验室4的4#Fe、实验室19的3#Fe、实验室5的5#/4#Cu、实验室17的12#Cu、实验室19的42#Cu、实验室4的17#/4#Ni、实验室18的25#Ni、实验室14的27#Mg、实验室18的5#/8#/14#Ti、实验室17的21#Cr、实验室14的25#/26#Bi、实验室4的7#Mn、实验室18的15#Mn、实验室4的7#Si、实验室18的37#/40#/16#Si、实验室20的39#Si、实验室8的36#As、实验室11的36#As、实验室4的17#/11#/15#La、实验室8的41#Sr、实验室11的41#Sr、实验室18的16#Sr、实验室3的34#Sb、实验室13的33#Sb、实验室18的35#/36#Sb水平为离群值。

3.1.2对各实验室单元平均值一致性检验—曼德尔统计量h，结果见表3.1.2-1~18：

单元平均值一致性检验-曼德尔统计量k

附表3.1.2-1

| 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.84 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 0.94 | 1.93 ** | 1.13 |
| 2 | 1.10 | 0.00 | 0.39 | 0.80 | 0.97 | 0.52 | 0.89 |
| 3 | 1.05 | 1.13 | 0.91 | 1.47 | 2.01 ** | 1.75 ** | 1.01 |
| 4 | 0.33 | 0.46 | 0.51 | 0.62 | 0.61 | 0.40 | 0.30 |
| 5 | 0.84 | 1.13 | 0.60 | 1.25 | 1.14 | 1.11 | 0.56 |
| 6 | 1.53 * | 1.52 * | 1.19 | 0.95 | 1.78 ** | 2.23 ** | 1.21 |
| 7 | 1.13 | 0.46 | 0.81 | 0.95 | 1.14 | 0.61 | 1.28 |
| 8 | 1.35 | 2.36 ** | 2.44 ** | 1.38 | 0.75 | 0.95 | 1.80 |
| 9 | 0.52 | 1.39 | 1.76 ** | 1.25 | 0.92 | 1.47 | 1.07 |
| 10 | 0.96 | 0.56 | 0.64 | 1.89 ** | 0.75 | 1.40 | 0.81 |
| 11 | 2.14 ** | 0.97 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.77 ** | 1.56 |
| 12 | 0.90 | 0.56 | 0.60 | 1.89 ** | 0.61 | 0.65 | 1.41 |
| 13 | 1.13 | 1.17 | 1.48 * | 1.29 | 1.56 * | 1.31 | 0.67 |
| 14 | 0.84 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.75 | 0.40 | 1.01 |
| 15 | / | 0.64 | 0.70 | 0.49 | 0.34 | 0.26 | 0.92 |
| 16 | 1.45 | 1.17 | 1.13 | 0.46 | 1.20 | 0.38 | 1.00 |
| 17 | 0.96 | 1.52 * | 0.87 | 0.62 | 0.75 | 0.61 | 0.76 |
| 18 | 0.41 | 0.92 | 0.71 | 0.51 | 0.75 | 0.00 | 0.37 |
| 19 | 0.62 | 1.13 | 1.48 * | 0.51 | 0.61 | 0.61 | 0.37 |
| 20 | 0.87 | 1.85 ** | 0.96 | 1.44 | 1.37 | 1.58 * | 1.94 ** |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.1.2-2

| 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.12 | 1.64 * | 1.30 | 0.67 | 1.55 * | 1.19 | 1.30 | 1.05 | 1.72 ** |
| 2 | 0.20 | 0.27 | 0.36 | 0.43 | 1.04 | 0.76 | 0.65 | 0.90 | 0.75 |
| 3 | 0.97 | 0.76 | 1.46 | 1.79 ** | 1.09 | 0.71 | 1.52 * | 0.90 | 1.44 |
| 4 | 0.38 | 0.55 | 0.68 | 1.06 | 0.61 | 0.60 | 1.47 | 1.71 | 3.20 ** |
| 5 | 1.37 | 1.40 | 0.36 | 0.68 | 0.71 | 1.62 * | 1.01 | 1.39 | 1.22 |
| 6 | 0.80 | 1.11 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | 1.21 | 1.62 | 0.62 | 0.97 |
| 7 | 0.58 | 0.27 | 0.68 | 0.80 | 1.40 | 0.87 | 0.85 | 1.38 | 0.73 |
| 8 | 0.71 | 3.77 ** | 0.92 | 1.10 | 1.60 * | 0.47 | 1.49 * | 1.55 * | 1.08 |
| 9 | 0.84 | 0.87 | 0.98 | 0.66 | 0.80 | 0.81 | 1.04 | 0.76 | 0.67 |
| 10 | 0.86 | 0.51 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 1.75 ** | 1.29 | 0.94 | 1.49 * |
| 11 | 2.11 ** | 1.17 | 1.15 | 2.87 ** | 2.08 ** | 1.07 | 0.77 | 0.97 | 0.66 |
| 12 | 0.51 | 0.74 | 0.22 | 1.10 | 0.33 | 1.10 | 0.50 | 0.52 | 0.49 |
| 13 | 0.75 | 1.02 | 4.51 ** | 1.25 | 0.59 | 0.48 | 0.69 | 0.32 | 0.51 |
| 14 | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.80 | 0.44 | 0.48 | 0.80 | 1.21 | 1.27 |
| 15 | / | 0.71 | 0.09 | 0.31 | 1.86 ** | 3.03 ** | 0.21 | 2.16 ** | 0.10 |
| 16 | 1.11 | 0.00 | 0.93 | 0.20 | 0.49 | 0.78 | 2.90 ** | 1.65 * | 1.03 |
| 17 | 1.08 | 1.46 | 0.81 | 0.53 | 0.71 | 0.40 | 0.24 | 0.10 | 0.41 |
| 18 | 0.71 | 1.02 | 0.44 | 1.29 | 0.61 | 1.16 | 0.66 | 0.58 | 0.92 |
| 19 | 3.65 | 0.55 | 1.40 | 1.10 | 0.56 | 0.43 | 0.41 | 0.66 | 0.48 |
| 20 | 0.78 | 1.62 * | 1.45 | 1.32 | 1.40 | 1.11 | 0.61 | 0.62 | 0.91 |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.1.2-3

| 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.12 | 0.82 | 1.34 | 0.89 |
| 2 | 1.51 * | 0.83 | 1.31 | 0.57 |
| 3 | 0.72 | 1.14 | 1.76 ** | 1.80 ** |
| 4 | 0.59 | 0.68 | 0.65 | 0.69 |
| 5 | 0.90 | 0.00 | 0.53 | 0.57 |
| 6 | 1.44 | 0.83 | 1.68 * | 1.13 |
| 7 | 1.18 | 1.27 | 0.84 | 1.06 |
| 8 | 0.90 | 1.67 * | 3.09 ** | 2.62 ** |
| 9 | 0.88 | 0.68 | 1.08 | 1.24 |
| 10 | 0.90 | 0.68 | 0.65 | 1.54 * |
| 11 | 1.39 | 1.06 | 1.36 | 1.31 |
| 12 | 0.59 | 0.68 | 0.27 | 0.57 |
| 13 | 1.51 * | 2.53 ** | 0.65 | 1.44 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | / | 0.54 | 0.35 | 0.15 |
| 16 | 1.62 * | 1.32 | 0.49 | 0.36 |
| 17 | 1.22 | 1.27 | 0.65 | 0.89 |
| 18 | 0.59 | 1.35 | 1.36 | 0.57 |
| 19 | 0.59 | 0.83 | 0.65 | 0.69 |
| 20 | 1.36 | 1.85 ** | 1.24 | 1.91 ** |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |

附表3.1.2-4

| 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.71 ** | 0.94 | 1.57 * |
| 2 | 0.41 | 0.51 | 0.40 |
| 3 | 1.30 | 0.90 | 2.11 ** |
| 4 | 0.77 | 0.00 | 0.75 |
| 5 | 1.83 ** | 1.14 | 0.49 |
| 6 | 0.82 | 0.95 | 1.32 |
| 7 | 1.05 | 0.81 | 0.75 |
| 8 | 0.50 | 1.80 ** | 1.16 |
| 9 | 0.80 | 0.92 | 0.83 |
| 10 | 1.53 * | 0.51 | 1.32 |
| 11 | 1.74 ** | 1.92 ** | 1.26 |
| 12 | 0.77 | 0.81 | 0.75 |
| 13 | 0.82 | 2.47 ** | 1.16 |
| 14 | 0.00 | 0.51 | 0.49 |
| 15 | / | 0.45 | 0.36 |
| 16 | 1.50 * | 0.90 | 0.84 |
| 17 | 0.77 | 1.30 | 0.49 |
| 18 | 0.50 | 0.51 | 1.02 |
| 19 | 0.77 | 0.62 | 1.02 |
| 20 | 1.44 | 2.03 ** | 1.94 ** |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.2-5

| 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.96 | 1.40 | 1.31 | 0.95 |
| 2 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.98 | 0.87 | 1.31 | 0.89 |
| 4 | 0.96 | 0.68 | 0.00 | 0.79 |
| 5 | 1.17 | 0.36 | 0.00 | 0.79 |
| 6 | 1.43 | 1.32 | 1.54 * | 0.97 |
| 7 | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 1.48 * |
| 8 | 1.32 | 2.52 ** | 1.82 ** | 1.48 * |
| 9 | 0.81 | 0.90 | 1.78 ** | 0.95 |
| 10 | 0.99 | 0.89 | 1.19 | 1.48 * |
| 11 | 1.46 | 1.59 * | 1.17 | 1.37 |
| 12 | 0.48 | 0.36 | 0.97 | 0.97 |
| 13 | 1.17 | 0.68 | 2.48 ** | 2.29 ** |
| 14 | 0.73 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | / | 0.29 | 0.92 | 0.56 |
| 16 | 0.99 | 0.84 | 0.37 | 0.48 |
| 17 | 0.99 | 0.92 | 0.97 | 0.97 |
| 18 | 0.39 | 0.57 | 0.00 | 0.79 |
| 19 | 1.89 ** | 3.05 ** | 1.19 | 1.48 * |
| 20 | 0.88 | 1.26 | 1.81 ** | 1.32 |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |

附表3.1.2-6

| 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.87 | 0.64 | 0.75 | 1.24 | 0.81 | 2.06 ** | 1.16 | 1.79 ** |
| 2 | 0.38 | 0.26 | 0.36 | 0.46 | 0.00 | 0.83 | 0.49 | 0.55 |
| 3 | 0.85 | 1.13 | 0.97 | 2.77 ** | 0.84 | 1.05 | 1.22 | 1.57 |
| 4 | 0.46 | 0.63 | 0.30 | 1.71 ** | 1.34 | 1.43 | 1.15 | 0.15 |
| 5 | 0.46 | 2.10 ** | 1.09 | 1.17 | 0.00 | 0.75 | 1.26 | 1.62 * |
| 6 | 1.01 | 1.19 | 0.66 | 0.46 | 1.96 ** | 1.76 ** | 1.39 | 2.06 ** |
| 7 | 1.24 | 1.10 | 1.27 | 0.92 | 1.83 ** | 1.27 | 1.10 | 1.00 |
| 8 | 1.24 | 1.26 | 1.52 * | 0.92 | 1.60 * | 1.40 | 1.64 | 1.12 |
| 9 | 0.65 | 0.65 | 0.98 | 0.85 | 0.65 | 1.22 | 0.81 | 1.13 |
| 10 | 0.96 | 0.63 | 1.11 | 1.17 | 1.13 | 0.98 | 0.53 | 0.41 |
| 11 | 1.32 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 1.20 | 1.20 | 2.14 ** | 1.80 |
| 12 | 0.46 | 0.48 | 0.59 | 0.86 | 0.88 | 0.83 | 1.39 | 0.83 |
| 13 | 1.68 * | 0.85 | 1.11 | 1.33 | 1.43 | 0.83 | 0.64 | 0.46 |
| 14 | 0.70 | 0.48 | 0.75 | 0.56 | 0.00 | 0.28 | 0.36 | 0.23 |
| 15 | / | 1.12 | 0.45 | 0.81 | 1.21 | 0.64 | 0.80 | 0.46 |
| 16 | 1.08 | 1.32 | 3.97 ** | 0.42 | 0.37 | 0.15 | 0.81 | 0.42 |
| 17 | 0.46 | 0.75 | 0.75 | 0.86 | 0.88 | 0.42 | 0.66 | 1.05 |
| 18 | 0.46 | 2.68 ** | 1.01 | 0.92 | 0.88 | 0.58 | 1.10 | 0.79 |
| 19 | 3.39 ** | 1.25 | 0.59 | 0.56 | 0.00 | 0.71 | 0.58 | 0.99 |
| 20 | 1.34 | 0.74 | 1.00 | 1.29 | 2.98 ** | 1.64 * | 0.74 | 1.55 * |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.1.2-7

| 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.26 | 0.31 | 0.67 | 3.16 ** | 0.60 | 1.46 | 2.28 ** |
| 2 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.70 |
| 3 | 0.82 | 0.70 | 0.90 | 1.79 ** | 1.74 ** | 0.76 | 1.16 |
| 4 | 0.42 | 0.34 | 0.00 | 0.56 | 0.53 | 0.88 | 0.72 |
| 5 | 0.65 | 0.54 | 0.67 | 0.00 | 0.99 | 0.71 | 0.75 |
| 6 | 1.26 | 0.64 | 1.64 * | 1.85 ** | 1.59 * | 1.25 | 0.40 |
| 7 | 1.76 ** | 0.34 | 0.67 | 1.05 | 0.65 | 0.93 | 1.23 |
| 8 | 2.67 ** | 1.93 ** | 1.82 ** | 1.05 | 1.95 ** | 2.04 ** | 1.36 |
| 9 | 0.75 | 0.40 | 1.70 | 1.49 * | 0.99 | 0.59 | 1.96 ** |
| 10 | 0.99 | 0.34 | 1.25 | 0.69 | 1.45 | 1.69 * | 1.45 |
| 11 | 1.20 | 0.85 | 1.55 * | 1.48 * | 1.30 | 0.96 | 1.17 |
| 12 | 0.90 | 0.42 | 0.67 | 0.56 | 0.99 | 1.25 | 1.27 |
| 13 | 0.77 | 1.17 | 1.70 | 0.69 | 1.54 * | 0.71 | 0.67 |
| 14 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.26 |
| 15 | 0.68 | 0.23 | 0.60 | 0.25 | 0.39 | 1.18 | 0.91 |
| 16 | 1.43 | 0.88 | 1.55 | 0.58 | 0.95 | 0.30 | 0.49 |
| 17 | 0.42 | 8.69 ** | 1.25 | 1.05 | 0.65 | 0.44 | 0.26 |
| 18 | 0.33 | 0.42 | 0.67 | 0.69 | 1.45 | 0.56 | 0.89 |
| 19 | 0.90 | 0.42 | 0.67 | 0.69 | 0.53 | 0.81 | 0.78 |
| 20 | 1.94 ** | 0.97 | 2.03 ** | 2.38 ** | 1.72 ** | 1.75 ** | 1.26 |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.1.2-8

| 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.32 | 0.98 | 1.07 | 0.99 | 2.16 ** | 1.05 |
| 2 | 0.58 | 0.00 | 1.25 | 1.01 | 0.77 | 2.10 ** |
| 3 | 1.33 | 0.99 | 0.99 | 1.10 | 0.77 | 0.54 |
| 4 | 1.06 | 0.47 | 1.01 | 0.47 | 0.49 | 0.64 |
| 5 | 0.31 | 0.88 | 0.88 | 1.35 | 0.49 | 1.63 * |
| 6 | 0.58 | 1.28 | 0.74 | 1.08 | 1.27 | 0.70 |
| 7 | 0.58 | 0.74 | 0.48 | 0.64 | 1.35 | 0.52 |
| 8 | 1.67 * | 2.27 ** | 2.22 ** | 1.52 * | 2.04 ** | 2.13 ** |
| 9 | 0.78 | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 0.93 |
| 10 | 1.93 ** | 0.57 | 1.01 | 1.08 | 1.45 | 1.38 |
| 11 | 1.82 ** | 1.87 ** | 0.92 | 1.01 | 0.51 | 1.12 |
| 12 | 1.67 * | 0.57 | 1.45 | 1.05 | 0.37 | 1.06 |
| 13 | 1.06 | 1.19 | 0.74 | 0.64 | 0.74 | 0.50 |
| 14 | 0.58 | 0.94 | 0.74 | 0.25 | 0.39 | 0.45 |
| 15 | 0.51 | 0.56 | 0.44 | 1.80 ** | 1.53 * | 2.02 ** |
| 16 | 0.78 | 1.00 | 0.39 | 0.81 | 0.94 | 0.66 |
| 17 | 0.58 | 1.19 | 0.74 | 0.64 | 0.37 | 0.44 |
| 18 | 2.38 ** | 1.05 | 1.25 | 1.02 | 1.67 | 0.84 |
| 19 | 0.62 | 0.88 | 1.15 | 1.01 | 0.37 | 0.43 |
| 20 | 0.92 | 1.71 ** | 1.73 ** | 1.67 * | 1.37 | 0.85 |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |

附表3.1.2-9

| 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.57 * | 0.53 | 1.72 ** | 0.88 |
| 2 | 0.72 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 1.45 | 0.48 | 1.24 | 0.59 |
| 4 | 0.40 | 0.29 | 0.61 | 0.00 |
| 5 | 0.89 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 1.33 | 0.37 | 1.84 ** | 1.08 |
| 7 | 0.98 | 0.60 | 0.97 | 0.88 |
| 8 | 0.95 | 0.24 | 0.97 | 1.08 |
| 9 | 1.36 | 0.76 | 1.72 ** | 1.86 * |
| 10 | 0.98 | 0.69 | 1.15 | 1.39 |
| 11 | 1.09 | 6.03 ** | 1.24 | 1.38 |
| 12 | 0.61 | 0.24 | 0.75 | 0.16 |
| 13 | 1.08 | 0.60 | 1.37 | 2.24 ** |
| 14 | 0.40 | 0.29 | 0.61 | 1.65 * |
| 15 | 0.73 | 0.19 | 0.30 | 0.24 |
| 16 | 1.58 * | 5.71 ** | 0.53 | 0.22 |
| 17 | 0.83 | 0.47 | 1.23 | 0.88 |
| 18 | 0.52 | 0.44 | 0.97 | 1.08 |
| 19 | 1.11 | 0.24 | 0.75 | 1.65 * |
| 20 | 1.40 | 0.62 | 2.02 ** | 2.72 ** |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |

附表3.1.2-10

| 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.99 | 2.47 ** | 1.44 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 3 | 0.91 | 2.00 ** | 0.39 |
| 4 | 0.63 | 0.46 | 0.86 |
| 5 | 0.77 | 0.86 | 0.67 |
| 6 | 1.18 | 1.34 | 1.23 |
| 7 | 0.63 | 1.17 | 0.86 |
| 8 | 1.55 * | 1.26 | 1.71 ** |
| 9 | 0.85 | 1.13 | 1.39 |
| 10 | 0.77 | 0.92 | 0.63 |
| 11 | 1.92 ** | 1.55 * | 0.69 |
| 12 | 0.77 | 0.46 | 1.47 |
| 13 | 2.57 ** | 1.26 | 1.26 |
| 14 | 0.00 | 0.56 | 1.30 |
| 15 | 0.70 | 0.16 | 0.61 |
| 16 | 1.71 ** | 0.49 | 0.53 |
| 17 | 0.77 | 0.73 | 0.63 |
| 18 | 0.63 | 0.92 | 0.41 |
| 19 | 0.63 | 0.56 | 2.08 ** |
| 20 | 2.00 ** | 1.71 ** | 1.50 * |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.2-11

| 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.50 | 1.17 | 0.85 | 1.04 | 0.98 |
| 2 | 0.56 | 0.00 | 0.60 | 0.70 | 0.77 |
| 3 | 0.80 | 1.14 | 1.33 | 2.31 ** | 1.28 |
| 4 | 1.11 | 0.97 | 0.60 | 0.59 | 0.57 |
| 5 | 2.07 ** | 1.19 | 0.49 | 0.46 | 1.03 |
| 6 | 1.66 * | 1.82 ** | 1.25 | 0.37 | 0.68 |
| 7 | 0.68 | 1.19 | 1.09 | 0.95 | 0.88 |
| 8 | 1.24 | 1.95 ** | 1.33 | 1.99 ** | 1.87 ** |
| 9 | 1.02 | 0.88 | 0.90 | 1.11 | 0.80 |
| 10 | 0.88 | 0.97 | 1.09 | 0.95 | 1.07 |
| 11 | 1.96 ** | 1.76 ** | 0.88 | 1.82 ** | 1.22 |
| 12 | 0.56 | 0.36 | 0.98 | 0.46 | 1.03 |
| 13 | 1.66 * | 1.19 | 1.46 | 1.02 | 1.03 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.12 | 0.60 |
| 15 | 0.59 | 0.10 | 0.40 | 1.21 | 1.11 |
| 16 | 1.02 | 0.74 | 0.92 | 0.65 | 0.45 |
| 17 | 0.68 | 1.19 | 0.91 | 0.70 | 0.57 |
| 18 | 1.11 | 0.00 | 0.77 | 0.46 | 1.13 |
| 19 | 0.68 | 1.19 | 1.09 | 0.70 | 1.11 |
| 20 | 1.22 | 2.14 ** | 2.44 ** | 1.36 | 1.77 ** |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |

附表3.1.2-12

| 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.43 | 0.48 | 0.54 |
| 2 | 0.00 | 0.71 | 0.99 |
| 3 | 1.94 ** | 1.00 | 1.26 |
| 4 | 0.79 | 0.87 | 0.00 |
| 5 | 2.27 ** | 1.32 | 0.00 |
| 6 | 0.79 | 0.87 | 1.51 * |
| 7 | 1.29 | 0.87 | 0.99 |
| 8 | 1.02 | 1.74 ** | 0.99 |
| 9 | 0.75 | 1.74 ** | 0.97 |
| 10 | 0.64 | 0.71 | 2.41 ** |
| 11 | 1.86 ** | 1.43 | 1.47 |
| 12 | 0.79 | 0.87 | 0.80 |
| 13 | 2.13 ** | 1.41 | 2.05 ** |
| 14 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 15 | 0.60 | 0.55 | 0.83 |
| 16 | 1.34 | 0.46 | 0.68 |
| 17 | 0.79 | 0.87 | 0.99 |
| 18 | 0.79 | 0.71 | 0.00 |
| 19 | 0.64 | 0.71 | 0.00 |
| 20 | 1.13 | 2.01 ** | 3.54 ** |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.2-13

| 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.73 ** | 1.25 | 1.17 | 0.83 | 1.32 | 0.96 | 2.43 ** |
| 2 | 0.78 | 0.62 | 0.76 | 0.00 | 0.85 | 0.98 | 0.36 |
| 3 | 0.88 | 1.56 * | 0.72 | 0.36 | 1.25 | 0.75 | 1.03 |
| 4 | 2.17 ** | 1.24 | 0.97 | 0.90 | 0.56 | 1.05 | 1.62 * |
| 5 | 0.89 | 0.62 | 0.92 | 1.47 | 0.56 | 1.16 | 0.73 |
| 6 | 1.02 | 1.16 | 1.23 | 1.65 * | 0.56 | 1.43 | 1.07 |
| 7 | 0.89 | 0.98 | 0.79 | 0.90 | 0.56 | 0.51 | 0.46 |
| 8 | 0.78 | 0.76 | 2.82 ** | 0.74 | 2.04 ** | 2.47 ** | 1.23 |
| 9 | 1.63 * | 1.73 ** | 0.83 | 1.04 | 0.70 | 0.68 | 1.42 |
| 10 | 1.02 | 0.62 | 1.02 | 0.90 | 0.85 | 1.54 * | 1.55 * |
| 11 | 1.67 * | 1.80 ** | 1.88 ** | 1.49 * | 1.16 | 1.13 | 2.10 ** |
| 12 | 0.43 | 0.62 | 0.38 | 0.74 | 0.72 | 1.00 | 0.85 |
| 13 | 1.19 | 1.24 | 1.26 | 2.75 ** | 1.55 * | 0.75 | 0.73 |
| 14 | 0.43 | 0.62 | 0.58 | 0.90 | 0.72 | 0.51 | 0.38 |
| 15 | 0.54 | 0.67 | 0.49 | 1.29 | 0.56 | 0.56 | 1.16 |
| 16 | 1.07 | 0.43 | 0.89 | 0.83 | 0.83 | 1.18 | 1.16 |
| 17 | 0.70 | 0.76 | 0.58 | 0.38 | 0.56 | 0.48 | 0.41 |
| 18 | 0.43 | 0.76 | 0.49 | 0.14 | 0.46 | 0.56 | 0.38 |
| 19 | 0.43 | 0.62 | 0.38 | 0.90 | 1.12 | 0.96 | 0.32 |
| 20 | 1.39 | 1.98 ** | 1.86 ** | 1.78 ** | 3.04 ** | 1.31 | 0.60 |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.1.2-14

| 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.68 | 0.94 | 0.82 |
| 2 | 0.45 | 0.44 | 0.68 |
| 3 | 0.65 | 2.94 ** | 1.41 |
| 4 | 0.86 | 0.36 | 0.68 |
| 5 | 1.24 | 0.67 | 0.00 |
| 6 | 0.86 | 0.67 | 0.84 |
| 7 | 0.99 | 0.72 | 0.84 |
| 8 | 3.76 ** | 0.80 | 1.74 ** |
| 9 | 0.53 | 0.70 | 0.92 |
| 10 | 0.92 | 0.36 | 1.86 ** |
| 11 | 1.73 ** | 0.88 | 1.50 * |
| 12 | 1.33 | 0.88 | 0.42 |
| 13 | 0.98 | 1.34 | 2.32 ** |
| 14 | 0.53 | 0.44 | 0.84 |
| 15 | 1.06 | 0.54 | 0.35 |
| 16 | 0.59 | 1.41 | 0.46 |
| 17 | 0.45 | 0.67 | 0.84 |
| 18 | 0.22 | 3.65 ** | 0.68 |
| 19 | 0.95 | 0.67 | 0.68 |
| 20 | 1.17 | 0.90 | 2.13 ** |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.2-15

| 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.14 ** | 1.29 | 1.51 * |
| 2 | 0.26 | 0.00 | 0.50 |
| 3 | 0.69 | 1.01 | 1.26 |
| 4 | 0.34 | 0.69 | 0.50 |
| 5 | 0.65 | 1.43 | 0.00 |
| 6 | 1.23 | 1.12 | 0.93 |
| 7 | 0.55 | 1.05 | 1.26 |
| 8 | 1.08 | 2.50 ** | 3.23 ** |
| 9 | 1.62 * | 1.23 | 1.30 |
| 10 | 2.29 ** | 1.53 * | 0.99 |
| 11 | 1.20 | 1.17 | 1.47 |
| 12 | 0.26 | 0.69 | 0.61 |
| 13 | 0.79 | 1.68 * | 0.93 |
| 14 | 0.26 | 0.69 | 0.93 |
| 15 | 0.71 | 0.29 | 0.22 |
| 16 | 0.69 | 0.15 | 0.56 |
| 17 | 0.00 | 0.69 | 0.93 |
| 18 | 2.16 ** | 0.56 | 0.50 |
| 19 | 0.53 | 0.69 | 0.93 |
| 20 | 1.56 * | 1.59 * | 1.47 |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.2-16

| 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.87 | 2.23 ** | 2.33 ** |
| 2 | 0.59 | 0.00 | 0.05 |
| 3 | 1.05 | 1.12 | 1.27 |
| 4 | 0.75 | 0.00 | 0.05 |
| 5 | 1.82 ** | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.75 | 1.52 * | 1.86 ** |
| 7 | 1.09 | 0.96 | 1.03 |
| 8 | 1.09 | 1.18 | 3.13 ** |
| 9 | 0.92 | 2.73 ** | 1.58 * |
| 10 | 2.33 ** | 1.17 | 0.12 |
| 11 | 1.63 * | 1.78 ** | 0.95 |
| 12 | 0.75 | 0.19 | 0.87 |
| 13 | 1.03 | 1.80 ** | 0.67 |
| 14 | 0.75 | 0.00 | 0.67 |
| 15 | 0.90 | 0.36 | 0.42 |
| 16 | 0.87 | 0.20 | 0.61 |
| 17 | 0.59 | 1.18 | 0.67 |
| 18 | 0.38 | 0.00 | 0.55 |
| 19 | 0.46 | 1.18 | 1.03 |
| 20 | 1.40 | 2.40 ** | 2.13 ** |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.2-17

| 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.64 | 1.82 ** | 1.36 |
| 2 | 0.68 | 0.33 | 1.33 |
| 3 | 0.75 | 0.99 | 1.72 ** |
| 4 | 1.34 | 0.43 | 0.54 |
| 5 | 5.52 ** | 3.34 ** | 0.01 |
| 6 | 0.70 | 1.02 | 1.01 |
| 7 | 0.34 | 0.70 | 1.01 |
| 8 | 2.43 ** | 1.32 | 1.84 ** |
| 9 | 0.75 | 1.57 * | 1.14 |
| 10 | 0.70 | 1.17 | 2.02 ** |
| 11 | 0.56 | 1.97 ** | 1.46 |
| 12 | 0.52 | 0.51 | 1.21 |
| 13 | 0.75 | 0.51 | 0.66 |
| 14 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 15 | 0.34 | 0.68 | 0.37 |
| 16 | 0.92 | 0.15 | 0.47 |
| 17 | 0.52 | 0.70 | 0.66 |
| 18 | 0.52 | 0.51 | 0.66 |
| 19 | 0.52 | 0.67 | 0.54 |
| 20 | 1.54 * | 1.29 | 1.97 ** |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.1.2-18

| 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.58 * | 0.45 | 1.05 | 0.54 | 1.40 |
| 2 | 0.44 | 1.10 | 0.00 | 0.31 | 0.72 |
| 3 | 1.14 | 0.72 | 1.05 | 1.45 | 0.93 |
| 4 | 0.44 | 0.68 | 0.00 | 0.61 | 0.25 |
| 5 | 2.16 ** | 1.06 | 0.82 | 1.42 | 0.84 |
| 6 | 1.56 * | 0.86 | 1.65 * | 0.68 | 0.84 |
| 7 | 0.67 | 0.53 | 0.82 | 0.48 | 0.46 |
| 8 | 0.72 | 2.19 ** | 1.06 | 2.53 ** | 3.48 ** |
| 9 | 0.95 | 0.62 | 0.78 | 0.47 | 0.66 |
| 10 | 1.50 * | 0.68 | 1.26 | 1.04 | 1.32 |
| 11 | 1.14 | 2.02 ** | 1.55 * | 1.71 ** | 1.85 ** |
| 12 | 0.36 | 0.53 | 0.82 | 0.48 | 0.46 |
| 13 | 0.72 | 2.77 ** | 2.51 ** | 1.25 | 1.32 |
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.63 |
| 15 | 1.22 | 0.80 | 0.82 | 0.38 | 0.72 |
| 16 | 1.99 ** | 1.13 | 0.45 | 2.31 ** | 0.38 |
| 17 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.57 | 0.63 |
| 18 | 0.57 | 0.96 | 1.34 | 0.68 | 0.91 |
| 19 | 0.88 | 0.53 | 0.67 | 0.89 | 0.30 |
| 20 | 1.29 | 1.73 ** | 2.67 ** | 1.87 ** | 1.88 ** |
| P=20,n=6 | k5%的临界值为1.47，k1%的临界值为1.70 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |

单元平均值曼德尔统计量k初步判定，实验室6的1#/3#Pb、实验室13的4#/12#Pb、实验室17的3#Pb、实验室19的4#Pb、实验室20的18#Pb、实验室1的36#/27#Al、实验室3的30#Al、实验室5的28#Al、实验室8的27#/30#31#/Al、实验室10的32#Al、实验室16的31#Al、实验室20的36#Al、实验室3的2#Cd、实验室6的10#Cd 、实验室8的4#Cd、实验室10的18#Cd、实验室13的2#Cd、实验室16的2#Cd、实验室1的23#Sn、实验室10的2#Sn、实验室16的2#Sn、实验室6的11#Fe、实验室7的9#Fe、实验室10的9#Fe、实验室11的4#Fe、实验室19的9#Fe、实验室5的4#Cu、实验室8的5#/23#Cu、实验室13的42#Cu、实验室20的18#/4#Cu、实验室6的11#/20#Ni、实验室9的18#Ni、实验室10的25#Ni、实验室11的11#/18#Ni、实验室13的20#Ni、实验室5的28#Mg、实验室8的15#/29#Mg、实验室12的15#Mg、实验室15的27#Mg、实验室20的29#Mg、实验室1的5#Ti、实验室9的21#Ti、实验室14的21#Ti、实验室16的5#Ti、实验室19的21#Ti、实验室8的5#Cr、实验室11的8#Cr、实验室20的21#Cr、实验室6的8#Bi、实验室13的8#Bi、实验室6的18#Mn、实验室3的17#Si、实验室4的16#Si、实验室6的38#Si、实验室9的7#Si、实验室10的40#/16#Si、实验室11的7#/38#Si、实验室13的39#Si、实验室11的24#As、实验室1的15#La、实验室9的17#La、实验室10的11#La、实验室13的11#La、实验室20的17#/11#La、实验室6的17#Ce、实验室9的15#Ce、实验室11的13#Ce、实验室9的16#Sr、实验室20的41#Sr、实验室1的23#Sb、实验室6的23#/34#Sb、实验室10的23#Sb、实验室11的34#Sb水平为歧离值，实验室1的18#Pb、实验室3的12#/18#Pb、实验室6的12#/18#Pb、实验室8的3#/4#Pb、实验室9的4#Pb、实验室10的10#Pb、实验室11的1#/18#Pb、实验室12的10#Pb、实验室20的3#/22#Pb、实验室1的32#Al、实验室3的19#Al、实验室4的32#Al、实验室8的36#Al、实验室10的28#Al、实验室11的1#/19#/27#Al、实验室13的6#Al、实验室15的27#/28#/31#Al、实验室16的30#Al、实验室3的10#/18#Cd、实验室8的10#/18#Cd、实验室13的4#Cd、实验室20的4#/18#Cd、实验室1的2#Sn、实验室3的23#Sn、实验室5的2#Sn、实验室8的4#Sn、实验室11的24#Sn、实验室16的4#Sn、实验室20的4#/23#Sn、实验室8的4#/11#Fe、实验室9的11#Fe、实验室13的11#/9#Fe、实验室19的3#/4#Fe、实验室20的11#Fe、实验室1的18#/4#Cu、实验室3的12#Cu、实验室4的12#Cu、实验室5的3#Cu、实验室6的23#/18#/4#Cu、实验室7的23#Cu、实验室11的10#Cu、实验室16的5#Cu、实验室18的3#Cu、实验室19的42#Cu、实验室20的23#Cu、实验室1的18#/26#Ni、实验室3的18#/20#Ni、实验室6的18#Ni、实验室7的17#Ni、实验室8的17#/4#/11#/20#/25#Ni、实验室9的26#Ni、实验室17的4#Ni、实验室20的17#/11#/18#/20#/25#Ni、实验室1的27#Mg、实验室2的28#Mg、实验室8的4#/19#/27#/28#Mg、实验室10的15#Mg、实验室11的15#/4#Mg、实验室15的29#/28#Mg、实验室18的15#Mg、实验室20的4#/19#Mg、实验室1的14#Ti、实验室6的14#Ti、实验室9的14#Ti、实验室11的8#Ti、实验室13的21#Ti、实验室16的8#Ti、实验室20的14#/21#Ti、实验室1的8#Cr、实验室3的8#Cr、实验室8的21#Cr、实验室11的5#Cr、实验室13的5#Cr、实验室16的5#Cr、实验室19的21#Cr、实验室20的5#/8#Cr、实验室3的25#Bi、实验室5的8#Bi、实验室6的6#Bi、实验室8的6#/25#/26#Bi、实验室11的8#/6#/25#Bi、实验室20的6#/20#/26#Bi、实验室3的7#Mn、实验室5的7#Mn、实验室8的15#Mn、实验室9的15#Mn、实验室10的18#Mn、实验室11的7#Mn、实验室13的7#/18#Mn、实验室20的15#/18#Mn、实验室1的7#/16#Si、实验室4的7#Si、实验室8的37#/30#/40#Si、实验室9的17#Si、实验室11的17#/37#/16#Si、实验室13的38#Si、实验室20的17#/37#/38#/39#Si、实验室3的9#As、实验室8的36#/24#As、实验室10的24#As、实验室11的36#As、实验室13的24#As、实验室18的9#As、实验室20的24#As、实验室1的17#La、实验室8的11#/15#La、实验室10的17#La、实验室18的17#La、实验室1的17#/15#Ce、实验室5的13#Ce、实验室6的15#Ce、实验室8的15#Ce、实验室9的17#Ce、实验室10的13#Ce、实验室11的17#Ce、实验室13的17#Ce、实验室20的17#/15#Ce、实验室1的16#Sr、实验室3的22#Sr、实验室5的41#/16#Sr、实验室8的41#/22#Sr、实验室10的22#Sr、实验室11的16#Sr、实验室20的22#Sr、实验室5的23#Sb、实验室8的33#/35#/36#Sb、实验室11的33#/35#/36#Sb、实验室13的33#/34#Sb、实验室16的23#/35#Sb、实验室20的33#/34#/35#/36#Sb水平为离群值。

3.2科克伦检验

20个实验室精密度试验的测定次数不一，根据 GB/T 6379.2-2004 规定，n可取多数实验室的测定次数，同时GB/T 6379.2-2004柯克伦检验临界值表中单元重复测定数n最大为6，因此，本次柯克伦检验采用P=20，n=6的临界值：显著性水平5%的临界值为0.181，显著性水平1%的临界值为0.214。

对其它水平分别水平进行科克伦检验，结果见附表3.2-1~20：

科克伦检验统计量C

附表3.2-1

| 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000113 | 0.000103 | 0.000157 | 0.00104 | 0.00688 | 0.0264 | 0.0169 |
| 2 | 0.0000148 | 0 | 0.0000548 | 0.000707 | 0.00707 | 0.00707 | 0.0134 |
| 3 | 0.0000142 | 0.000110 | 0.000127 | 0.00130 | 0.0147 | 0.0240 | 0.0151 |
| 4 | 0.00000447 | 0.0000447 | 0.0000707 | 0.000548 | 0.00447 | 0.00548 | 0.00447 |
| 5 | 0.0000114 | 0.000110 | 0.0000837 | 0.00110 | 0.00837 | 0.0152 | 0.00837 |
| 6 | 0.0000207 | 0.000148 | 0.000167 | 0.000837 | 0.0130 | 0.0305* | 0.0182 |
| 7 | 0.0000152 | 0.0000447 | 0.000114 | 0.000837 | 0.00837 | 0.00837 | 0.0192 |
| 8 | 0.0000182 | 0.000230** | 0.000342** | 0.00122 | 0.00548 | 0.0130 | 0.0270 |
| 9 | 0.00000701 | 0.000135 | 0.000246 | 0.00110 | 0.00674 | 0.0201 | 0.0160 |
| 10 | 0.0000130 | 0.0000548 | 0.0000894 | 0.00167 | 0.00548 | 0.0192 | 0.0122 |
| 11 | 0.0000289** | 0.0000944 | 0.000157 | 0.000944 | 0.00775 | 0.0243 | 0.0234 |
| 12 | 0.0000122 | 0.0000548 | 0.0000837 | 0.00167 | 0.00447 | 0.00894 | 0.0212 |
| 13 | 0.0000152 | 0.000114 | 0.000207 | 0.00114 | 0.0114 | 0.0179 | 0.0100 |
| 14 | 0.0000114 | 0 | 0.0000837 | 0 | 0.00548 | 0.00548 | 0.0152 |
| 15 | / | 0.0000622 | 0.0000982 | 0.000430 | 0.00251 | 0.00356 | 0.0138 |
| 16 | 0.0000196 | 0.000114 | 0.000158 | 0.000403 | 0.00877 | 0.00518 | 0.0150 |
| 17 | 0.0000130 | 0.000148 | 0.000122 | 0.000548 | 0.00548 | 0.00837 | 0.0114 |
| 18 | 0.00000548 | 0.0000894 | 0.000100 | 0.000447 | 0.00548 | 0 | 0.00548 |
| 19 | 0.00000837 | 0.000110 | 0.000207 | 0.000447 | 0.00447 | 0.00837 | 0.00548 |
| 20 | 0.0000117 | 0.00018 | 0.000135 | 0.00127 | 0.0100 | 0.0217 | 0.0291 |
| Smax | 0.0000289 | 0.000230 | 0.000342 | 0.00167 | 0.0147 | 0.0305 | 0.0291 |
| C | 0.207 | 0.211 | 0.242 | 0.144 | 0.174 | 0.179 | 0.157 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.2-2

| 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000249 | 0.000269 | 0.00161 | 0.0070 | 0.0388 | 0.0454 | 0.0815 | 0.0838 | 0.201 |
| 2 | 0.00000447 | 0.0000447 | 0.000447 | 0.00447 | 0.0261 | 0.0292 | 0.0406 | 0.0719 | 0.0879 |
| 3 | 0.0000217 | 0.000125 | 0.00181 | 0.0186 | 0.0273 | 0.0272 | 0.0954 | 0.0722 | 0.168 |
| 4 | 0.00000837 | 0.0000894 | 0.000837 | 0.0110 | 0.0152 | 0.0228 | 0.0923 | 0.137 | 0.374** |
| 5 | 0.0000305 | 0.000230 | 0.000447 | 0.00707 | 0.0179 | 0.0619 | 0.0635 | 0.111 | 0.143 |
| 6 | 0.0000179 | 0.000182 | 0.00134 | 0.0122 | 0.0321 | 0.0464 | 0.102 | 0.0497 | 0.113 |
| 7 | 0.0000130 | 0.0000447 | 0.000837 | 0.00837 | 0.0351 | 0.0332 | 0.0531 | 0.110 | 0.0853 |
| 8 | 0.0000158 | 0.000618** | 0.00114 | 0.0114 | 0.0402 | 0.0179 | 0.0935 | 0.124 | 0.126 |
| 9 | 0.0000187 | 0.000143 | 0.00121 | 0.00688 | 0.0202 | 0.0311 | 0.0651 | 0.0609 | 0.0780 |
| 10 | 0.0000192 | 0.0000837 | 0.00100 | 0.00837 | 0.0207 | 0.0672 | 0.0808 | 0.0750 | 0.174 |
| 11 | 0.0000471** | 0.000192 | 0.00142 | 0.0298** | 0.0523* | 0.0408 | 0.0482 | 0.0775 | 0.0774 |
| 12 | 0.0000114 | 0.000122 | 0.000270 | 0.0114 | 0.00837 | 0.0421 | 0.0311 | 0.0418 | 0.0572 |
| 13 | 0.0000167 | 0.000167 | 0.00559** | 0.0130 | 0.0148 | 0.0182 | 0.0436 | 0.0255 | 0.0602 |
| 14 | 0.0000114 | 0.0000837 | 0.000548 | 0.00837 | 0.0110 | 0.0182 | 0.0503 | 0.0971 | 0.149 |
| 15 | / | 0.000117 | 0.000114 | 0.00321 | 0.0466 | 0.116** | 0.0134 | 0.173* | 0.0114 |
| 16 | 0.0000247 | 0 | 0.00115 | 0.00209 | 0.0123 | 0.0298 | 0.182** | 0.132 | 0.121 |
| 17 | 0.0000241 | 0.000239 | 0.00100 | 0.00548 | 0.0179 | 0.0152 | 0.0152 | 0.00837 | 0.0474 |
| 18 | 0.0000158 | 0.000167 | 0.000547 | 0.0134 | 0.0152 | 0.0444 | 0.0416 | 0.0460 | 0.108 |
| 19 | 0.0000814** | 0.0000894 | 0.00173 | 0.0114 | 0.0141 | 0.0164 | 0.0255 | 0.0531 | 0.0563 |
| 20 | 0.0000173 | 0.000265 | 0.00180 | 0.0137 | 0.0352 | 0.0425 | 0.0381 | 0.0495 | 0.106 |
| Smax | 0.0000814 | 0.000618 | 0.00559 | 0.0298 | 0.0523 | 0.116 | 0.182 | 0.173 | 0.374 |
| C | 0.451 | 0.445 | 0.561 | 0.311 | 0.175 | 0.338 | 0.307 | 0.186 | 0.361 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.2-3

| 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000104 | 0.0000539 | 0.00112 | 0.00701 |
| 2 | 0.0000141 | 0.0000548 | 0.00110 | 0.00447 |
| 3 | 0.00000674 | 0.0000751 | 0.00147 | 0.0142 |
| 4 | 0.00000548 | 0.0000447 | 0.000548 | 0.00548 |
| 5 | 0.00000837 | 0 | 0.000447 | 0.00447 |
| 6 | 0.0000134 | 0.0000548 | 0.00141 | 0.00894 |
| 7 | 0.0000110 | 0.0000837 | 0.000707 | 0.00837 |
| 8 | 0.00000837 | 0.000110 | 0.00259** | 0.0207** |
| 9 | 0.00000820 | 0.0000447 | 0.000905 | 0.00982 |
| 10 | 0.00000837 | 0.0000447 | 0.000548 | 0.0122 |
| 11 | 0.0000130 | 0.0000701 | 0.00114 | 0.0104 |
| 12 | 0.00000548 | 0.0000447 | 0.000228 | 0.00447 |
| 13 | 0.0000141 | 0.000167** | 0.000548 | 0.0114 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | / | 0.0000354 | 0.000295 | 0.00122 |
| 16 | 0.0000151 | 0.0000874 | 0.000408 | 0.00288 |
| 17 | 0.0000114 | 0.0000837 | 0.000548 | 0.00707 |
| 18 | 0.00000548 | 0.0000894 | 0.00114 | 0.00447 |
| 19 | 0.00000548 | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00548 |
| 20 | 0.0000127 | 0.000122 | 0.00104 | 0.0151 |
| Smax | 0.0000151 | 0.000167 | 0.00259 | 0.0207 |
| C | 0.118 | 0.240 | 0.330 | 0.246 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |

附表3.2-4

| 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000186 | 0.0000820 | 0.00176 |
| 2 | 0.00000447 | 0.0000447 | 0.000447 |
| 3 | 0.0000142 | 0.0000786 | 0.00237* |
| 4 | 0.00000837 | 0 | 0.000837 |
| 5 | 0.0000200 | 0.000100 | 0.000548 |
| 6 | 0.00000894 | 0.0000837 | 0.00148 |
| 7 | 0.0000114 | 0.0000707 | 0.000837 |
| 8 | 0.00000548 | 0.000158 | 0.00130 |
| 9 | 0.00000874 | 0.0000809 | 0.000934 |
| 10 | 0.0000167 | 0.0000447 | 0.00148 |
| 11 | 0.0000190 | 0.000168 | 0.00142 |
| 12 | 0.00000837 | 0.0000707 | 0.000837 |
| 13 | 0.00000894 | 0.000217** | 0.00130 |
| 14 | 0 | 0.0000447 | 0.000548 |
| 15 | / | 0.0000396 | 0.000400 |
| 16 | 0.0000163 | 0.0000786 | 0.000947 |
| 17 | 0.00000837 | 0.000114 | 0.000548 |
| 18 | 0.00000548 | 0.0000447 | 0.00114 |
| 19 | 0.00000837 | 0.0000548 | 0.00114 |
| 20 | 0.0000157 | 0.000178* | 0.00218 |
| Smax | 0.0000200 | 0.000217 | 0.00237 |
| C | 0.142 | 0.224 | 0.181 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.2-5

| 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000110 | 0.000174 | 0.000603 | 0.00539 |
| 2 | 0.00000447 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.0000113 | 0.000108 | 0.000603 | 0.00505 |
| 4 | 0.0000110 | 0.0000837 | 0 | 0.00447 |
| 5 | 0.0000134 | 0.0000447 | 0 | 0.00447 |
| 6 | 0.0000164 | 0.000164 | 0.000707 | 0.00548 |
| 7 | 0.0000114 | 0.000130 | 0.000548 | 0.00837 |
| 8 | 0.0000152 | 0.000313** | 0.000837 | 0.00837 |
| 9 | 0.00000934 | 0.000112 | 0.000820 | 0.00539 |
| 10 | 0.0000114 | 0.000110 | 0.000548 | 0.00837 |
| 11 | 0.0000168 | 0.000197 | 0.000539 | 0.00775 |
| 12 | 0.00000548 | 0.0000447 | 0.000447 | 0.00548 |
| 13 | 0.0000134 | 0.0000837 | 0.00114* | 0.0130** |
| 14 | 0.00000837 | 0.0000548 | 0 | 0 |
| 15 | / | 0.0000356 | 0.000421 | 0.00316 |
| 16 | 0.0000114 | 0.000104 | 0.000168 | 0.00273 |
| 17 | 0.0000114 | 0.000114 | 0.000447 | 0.00548 |
| 18 | 0.00000447 | 0.0000707 | 0 | 0.00447 |
| 19 | 0.0000217 | 0.000378** | 0.000548 | 0.00837 |
| 20 | 0.0000101 | 0.000156 | 0.000831 | 0.00751 |
| Smax | 0.0000217 | 0.000378 | 0.00114 | 0.0130 |
| C | 0.166 | 0.307 | 0.203 | 0.207 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |

附表3.2-6

| 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000104 | 0.0000112 | 0.000114 | 0.00121 | 0.00505 | 0.0407 | 0.0362 | 0.0653 |
| 2 | 0.00000447 | 0.00000447 | 0.0000548 | 0.000447 | 0 | 0.0164 | 0.0154 | 0.0200 |
| 3 | 0.0000101 | 0.0000197 | 0.000147 | 0.00270** | 0.00522 | 0.0207 | 0.0383 | 0.0571 |
| 4 | 0.00000548 | 0.0000110 | 0.0000447 | 0.00167 | 0.00837 | 0.0283 | 0.0361 | 0.00548 |
| 5 | 0.00000548 | 0.0000365** | 0.000164 | 0.00114 | 0 | 0.0148 | 0.0394 | 0.0589 |
| 6 | 0.0000120 | 0.0000207 | 0.000100 | 0.000447 | 0.0122 | 0.0349 | 0.0434 | 0.0750 |
| 7 | 0.0000148 | 0.0000192 | 0.000192 | 0.000894 | 0.0114 | 0.0251 | 0.0344 | 0.0365 |
| 8 | 0.0000148 | 0.0000219 | 0.000230 | 0.000894 | 0.0100 | 0.0277 | 0.0513 | 0.0406 |
| 9 | 0.00000775 | 0.0000113 | 0.000148 | 0.000831 | 0.00405 | 0.0242 | 0.0254 | 0.0411 |
| 10 | 0.0000114 | 0.0000110 | 0.000167 | 0.00114 | 0.00707 | 0.0195 | 0.0167 | 0.0148 |
| 11 | 0.0000157 | 0.0000129 | 0.000114 | 0.000701 | 0.00751 | 0.0238 | 0.0671* | 0.0655 |
| 12 | 0.00000548 | 0.00000837 | 0.0000894 | 0.000837 | 0.00548 | 0.0164 | 0.0434 | 0.0303 |
| 13 | 0.0000200* | 0.0000148 | 0.000167 | 0.00130 | 0.00894 | 0.0164 | 0.0200 | 0.0167 |
| 14 | 0.00000837 | 0.00000837 | 0.000114 | 0.000548 | 0 | 0.00548 | 0.0114 | 0.00837 |
| 15 | / | 0.0000195 | 0.0000683 | 0.000785 | 0.00757 | 0.0127 | 0.0250 | 0.0169 |
| 16 | 0.0000129 | 0.0000230 | 0.000600** | 0.000412 | 0.00230 | 0.00300 | 0.0252 | 0.0154 |
| 17 | 0.00000548 | 0.0000130 | 0.000114 | 0.000837 | 0.00548 | 0.00837 | 0.0207 | 0.0383 |
| 18 | 0.00000548 | 0.0000466** | 0.000152 | 0.000894 | 0.00548 | 0.0114 | 0.0344 | 0.0288 |
| 19 | 0.0000404** | 0.0000217 | 0.0000894 | 0.000548 | 0 | 0.0141 | 0.0182 | 0.0361 |
| 20 | 0.0000160 | 0.0000129 | 0.000151 | 0.00126 | 0.0186** | 0.0324 | 0.0232 | 0.0563 |
| Smax | 0.0000404 | 0.0000466 | 0.0006 | 0.0027 | 0.0186 | 0.0407 | 0.0671 | 0.0750 |
| C | 0.416 | 0.274 | 0.507 | 0.301 | 0.288 | 0.171 | 0.194 | 0.162 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.2-7

| 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000211 | 0.0000405 | 0.000447 | 0.0252** | 0.00505 | 0.0234 | 0.0482** |
| 2 | 0.0000141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00548 | 0.0148 |
| 3 | 0.0000137 | 0.0000905 | 0.000603 | 0.0143 | 0.0147 | 0.0121 | 0.0245 |
| 4 | 0.00000707 | 0.0000447 | 0 | 0.00447 | 0.00447 | 0.0141 | 0.0152 |
| 5 | 0.0000110 | 0.0000707 | 0.000447 | 0 | 0.00837 | 0.0114 | 0.0158 |
| 6 | 0.0000212 | 0.0000837 | 0.00110 | 0.0148* | 0.0134 | 0.0200 | 0.00837 |
| 7 | 0.0000295 | 0.0000447 | 0.000447 | 0.00837 | 0.00548 | 0.0148 | 0.0259 |
| 8 | 0.0000449** | 0.000251** | 0.00122 | 0.00837 | 0.0164 | 0.0327 | 0.0288 |
| 9 | 0.0000126 | 0.0000522 | 0.00114 | 0.0119 | 0.00831 | 0.00944 | 0.0413* |
| 10 | 0.0000167 | 0.0000447 | 0.000837 | 0.00548 | 0.0122 | 0.0270 | 0.0305 |
| 11 | 0.0000201 | 0.000110 | 0.00104 | 0.0118 | 0.0110 | 0.0154 | 0.0247 |
| 12 | 0.0000152 | 0.0000548 | 0.000447 | 0.00447 | 0.00837 | 0.0200 | 0.0268 |
| 13 | 0.0000130 | 0.000152** | 0.00114 | 0.00548 | 0.0130 | 0.0114 | 0.0141 |
| 14 | 0 | 0.0000548 | 0 | 0 | 0 | 0.0217 | 0.00548 |
| 15 | 0.0000114 | 0.0000305 | 0.000404 | 0.00200 | 0.00327 | 0.0188 | 0.0192 |
| 16 | 0.0000240 | 0.000114 | 0.00104 | 0.00461 | 0.00801 | 0.00476 | 0.0103 |
| 17 | 0.00000707 | 0.00113** | 0.000837 | 0.00837 | 0.00548 | 0.00707 | 0.00548 |
| 18 | 0.00000548 | 0.0000548 | 0.000447 | 0.00548 | 0.0122 | 0.00894 | 0.0187 |
| 19 | 0.0000152 | 0.0000548 | 0.000447 | 0.00548 | 0.00447 | 0.0130 | 0.0164 |
| 20 | 0.0000326* | 0.000126* | 0.00136 | 0.0190** | 0.0145 | 0.0280 | 0.0266 |
| Smax | 0.0000449 | 0.00113 | 0.00136 | 0.0252 | 0.0164 | 0.0327 | 0.0482 |
| C | 0.263 | 0.882 | 0.149 | 0.303 | 0.144 | 0.171 | 0.207 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.2-8

| 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000467 | 0.000934 | 0.0121 | 0.0176 | 0.0668* | 0.0388 |
| 2 | 0.0000837 | 0 | 0.0141 | 0.0179 | 0.0239 | 0.0778 |
| 3 | 0.000191 | 0.000944 | 0.0112 | 0.0195 | 0.0238 | 0.0202 |
| 4 | 0.000152 | 0.000447 | 0.0114 | 0.00837 | 0.0152 | 0.0239 |
| 5 | 0.0000447 | 0.000837 | 0.0100 | 0.0241 | 0.0152 | 0.0606 |
| 6 | 0.0000837 | 0.00122 | 0.00837 | 0.0192 | 0.0391 | 0.0261 |
| 7 | 0.0000837 | 0.000707 | 0.00548 | 0.0114 | 0.0416 | 0.0192 |
| 8 | 0.000241 | 0.00217** | 0.0251** | 0.0270 | 0.0631 | 0.0792 |
| 9 | 0.000112 | 0.000820 | 0.00934 | 0.0156 | 0.0294 | 0.0346 |
| 10 | 0.000278* | 0.000548 | 0.0114 | 0.0192 | 0.0449 | 0.0513 |
| 11 | 0.000262 | 0.00178* | 0.0104 | 0.0179 | 0.0157 | 0.0415 |
| 12 | 0.000241 | 0.000548 | 0.0164 | 0.0187 | 0.0114 | 0.0394 |
| 13 | 0.000152 | 0.00114 | 0.00837 | 0.0114 | 0.0230 | 0.0187 |
| 14 | 0.0000837 | 0.000894 | 0.00837 | 0.00447 | 0.0122 | 0.0167 |
| 15 | 0.0000730 | 0.000532 | 0.00495 | 0.0321 | 0.0474 | 0.0748 |
| 16 | 0.000113 | 0.000953 | 0.00441 | 0.0144 | 0.0291 | 0.0246 |
| 17 | 0.0000837 | 0.00114 | 0.00837 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0164 |
| 18 | 0.000342** | 0.00100 | 0.0141 | 0.0182 | 0.0515 | 0.0311 |
| 19 | 0.0000894 | 0.000837 | 0.0130 | 0.0179 | 0.0114 | 0.0158 |
| 20 | 0.000133 | 0.00163 | 0.0195 | 0.0298 | 0.0423 | 0.0317 |
| Smax | 0.000342 | 0.00217 | 0.0251 | 0.0321 | 0.0668 | 0.0792 |
| C | 0.210 | 0.207 | 0.208 | 0.143 | 0.178 | 0.174 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |

附表3.2-9

| 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000215 | 0.000101 | 0.00125 | 0.00447 |
| 2 | 0.00000984 | 0.0000548 | 0 | 0 |
| 3 | 0.0000199 | 0.0000905 | 0.000905 | 0.00302 |
| 4 | 0.00000548 | 0.0000548 | 0.000447 | 0 |
| 5 | 0.0000122 | 0.000164 | 0 | 0 |
| 6 | 0.0000182 | 0.0000707 | 0.00134 | 0.00548 |
| 7 | 0.0000134 | 0.000114 | 0.000707 | 0.00447 |
| 8 | 0.0000130 | 0.0000447 | 0.000707 | 0.00548 |
| 9 | 0.0000186 | 0.000144 | 0.00125 | 0.00944* |
| 10 | 0.0000134 | 0.000130 | 0.000837 | 0.00707 |
| 11 | 0.0000150 | 0.00114** | 0.000905 | 0.00701 |
| 12 | 0.00000837 | 0.0000447 | 0.000548 | 0.000837 |
| 13 | 0.0000148 | 0.000114 | 0.00100 | 0.0114** |
| 14 | 0.00000548 | 0.0000548 | 0.000447 | 0.00837 |
| 15 | 0.0000100 | 0.0000351 | 0.000217 | 0.00122 |
| 16 | 0.0000217 | 0.00108** | 0.000385 | 0.00113 |
| 17 | 0.0000114 | 0.0000894 | 0.000894 | 0.00447 |
| 18 | 0.00000707 | 0.0000837 | 0.000707 | 0.00548 |
| 19 | 0.0000152 | 0.0000447 | 0.000548 | 0.00837 |
| 20 | 0.0000192 | 0.000117 | 0.00147 | 0.0138** |
| Smax | 0.0000217 | 0.00114 | 0.00147 | 0.0138 |
| C | 0.111 | 0.495 | 0.155 | 0.235 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |

附表3.2-10

| 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000701 | 0.00240** | 0.0191 |
| 2 | 0 | 0 | 0.00548 |
| 3 | 0.0000647 | 0.00194* | 0.00522 |
| 4 | 0.0000447 | 0.000447 | 0.0114 |
| 5 | 0.0000548 | 0.000837 | 0.00894 |
| 6 | 0.0000837 | 0.00130 | 0.0164 |
| 7 | 0.0000447 | 0.00114 | 0.0114 |
| 8 | 0.000110 | 0.00122 | 0.0228 |
| 9 | 0.0000603 | 0.00110 | 0.0185 |
| 10 | 0.0000548 | 0.000894 | 0.00837 |
| 11 | 0.000136 | 0.00151 | 0.00924 |
| 12 | 0.0000548 | 0.000447 | 0.0195 |
| 13 | 0.000182** | 0.00122 | 0.0167 |
| 14 | 0 | 0.000548 | 0.0173 |
| 15 | 0.0000497 | 0.000152 | 0.00811 |
| 16 | 0.000121 | 0.000474 | 0.00706 |
| 17 | 0.0000548 | 0.000707 | 0.00837 |
| 18 | 0.0000447 | 0.000894 | 0.00548 |
| 19 | 0.0000447 | 0.000548 | 0.0277* |
| 20 | 0.000142* | 0.00166 | 0.0199 |
| Smax | 0.000182 | 0.0024 | 0.0277 |
| C | 0.235 | 0.223 | 0.175 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.2-11

| 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000405 | 0.000539 | 0.00775 | 0.0125 | 0.0145 |
| 2 | 0.0000447 | 0 | 0.00548 | 0.00837 | 0.0114 |
| 3 | 0.0000647 | 0.000522 | 0.0122 | 0.0277** | 0.0190 |
| 4 | 0.0000894 | 0.000447 | 0.00548 | 0.00707 | 0.00837 |
| 5 | 0.000167 | 0.000548 | 0.00447 | 0.00548 | 0.0152 |
| 6 | 0.000134 | 0.000837 | 0.0114 | 0.00447 | 0.0100 |
| 7 | 0.0000548 | 0.000548 | 0.0100 | 0.0114 | 0.0130 |
| 8 | 0.000100 | 0.000894 | 0.0122 | 0.0239** | 0.0277 |
| 9 | 0.0000820 | 0.000405 | 0.00820 | 0.0133 | 0.0119 |
| 10 | 0.0000707 | 0.000447 | 0.0100 | 0.0114 | 0.0158 |
| 11 | 0.000158 | 0.000809 | 0.00809 | 0.0218** | 0.0181 |
| 12 | 0.0000447 | 0.000167 | 0.00894 | 0.00548 | 0.0152 |
| 13 | 0.000134 | 0.000548 | 0.0134 | 0.0122 | 0.0152 |
| 14 | 0 | 0 | 0.00548 | 0.0134 | 0.00894 |
| 15 | 0.0000471 | 0.0000447 | 0.00367 | 0.0145 | 0.0164 |
| 16 | 0.0000820 | 0.000341 | 0.00846 | 0.00777 | 0.00667 |
| 17 | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00837 | 0.00837 | 0.00837 |
| 18 | 0.0000894 | 0 | 0.00707 | 0.00548 | 0.0167 |
| 19 | 0.0000548 | 0.000548 | 0.0100 | 0.00837 | 0.0164 |
| 20 | 0.0000982 | 0.000982 | 0.0223** | 0.0163 | 0.0262 |
| Smax | 0.000167 | 0.000982 | 0.0223 | 0.0277 | 0.0277 |
| C | 0.170 | 0.164 | 0.250 | 0.211 | 0.156 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |

附表3.2-12

| 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000302 | 0.000302 | 0.00302 |
| 2 | 0 | 0.000447 | 0.00548 |
| 3 | 0.000135 | 0.000632 | 0.00701 |
| 4 | 0.0000548 | 0.000548 | 0 |
| 5 | 0.000158* | 0.000837 | 0 |
| 6 | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00837* |
| 7 | 0.0000894 | 0.000548 | 0.00548 |
| 8 | 0.0000707 | 0.00110 | 0.00548 |
| 9 | 0.0000522 | 0.00110 | 0.00539 |
| 10 | 0.0000447 | 0.000447 | 0.0134** |
| 11 | 0.000129 | 0.000905 | 0.00820 |
| 12 | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00447 |
| 13 | 0.000148 | 0.000894 | 0.0114** |
| 14 | 0 | 0.000447 | 0 |
| 15 | 0.0000415 | 0.000346 | 0.00460 |
| 16 | 0.0000934 | 0.000291 | 0.00376 |
| 17 | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00548 |
| 18 | 0.0000548 | 0.000447 | 0 |
| 19 | 0.0000447 | 0.000447 | 0 |
| 20 | 0.0000786 | 0.00127 | 0.0197** |
| Smax | 0.0000302 | 0.000302 | 0.00302 |
| C | 0.186 | 0.169 | 0.354 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.2-13

| 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000221 | 0.000905 | 0.00169 | 0.00505 | 0.0129 | 0.0230 | 0.0869** |
| 2 | 0.000100 | 0.000447 | 0.00110 | 0 | 0.00837 | 0.0235 | 0.0130 |
| 3 | 0.000112 | 0.00113 | 0.00104 | 0.00216 | 0.0122 | 0.0179 | 0.0366 |
| 4 | 0.000278* | 0.000894 | 0.00141 | 0.00548 | 0.00548 | 0.0251 | 0.0579 |
| 5 | 0.000114 | 0.000447 | 0.00134 | 0.00894 | 0.00548 | 0.0277 | 0.0261 |
| 6 | 0.000130 | 0.000837 | 0.00179 | 0.0100 | 0.00548 | 0.0342 | 0.0383 |
| 7 | 0.000114 | 0.000707 | 0.00114 | 0.00548 | 0.00548 | 0.0122 | 0.0164 |
| 8 | 0.000100 | 0.000548 | 0.00409** | 0.00447 | 0.0200** | 0.0590** | 0.0439 |
| 9 | 0.000209 | 0.00125 | 0.00121 | 0.00632 | 0.00688 | 0.0162 | 0.0507 |
| 10 | 0.000130 | 0.000447 | 0.00148 | 0.00548 | 0.00837 | 0.0367 | 0.0552 |
| 11 | 0.000214 | 0.00130 | 0.00273* | 0.00905 | 0.0114 | 0.0269 | 0.0748** |
| 12 | 0.0000548 | 0.000447 | 0.000548 | 0.00447 | 0.00707 | 0.0239 | 0.0303 |
| 13 | 0.000152 | 0.000894 | 0.00182 | 0.0167** | 0.0152 | 0.0179 | 0.0261 |
| 14 | 0.0000548 | 0.000447 | 0.000837 | 0.00548 | 0.00707 | 0.0122 | 0.0134 |
| 15 | 0.0000691 | 0.000482 | 0.000707 | 0.00785 | 0.00548 | 0.0134 | 0.0413 |
| 16 | 0.000137 | 0.000314 | 0.00129 | 0.00505 | 0.00817 | 0.0281 | 0.0414 |
| 17 | 0.0000894 | 0.000548 | 0.000837 | 0.00230 | 0.00548 | 0.0114 | 0.0148 |
| 18 | 0.0000547 | 0.000548 | 0.000707 | 0.000837 | 0.00447 | 0.0134 | 0.0134 |
| 19 | 0.0000548 | 0.000447 | 0.000548 | 0.00548 | 0.0110 | 0.0230 | 0.0114 |
| 20 | 0.000178 | 0.00143 | 0.00270 | 0.0108 | 0.0298** | 0.0314 | 0.0214 |
| Smax | 0.000278 | 0.00143 | 0.00409 | 0.0167 | 0.0298 | 0.059 | 0.0869 |
| C | 0.190 | 0.162 | 0.296 | 0.276 | 0.336 | 0.253 | 0.221 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.2-14

| 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0000170 | 0.000117 | 0.000539 |
| 2 | 0.0000114 | 0.0000548 | 0.000447 |
| 3 | 0.0000164 | 0.000367** | 0.000924 |
| 4 | 0.0000217 | 0.0000447 | 0.000447 |
| 5 | 0.0000311 | 0.0000837 | 0 |
| 6 | 0.0000217 | 0.0000837 | 0.000548 |
| 7 | 0.0000249 | 0.0000894 | 0.000548 |
| 8 | 0.0000945** | 0.000100 | 0.00114 |
| 9 | 0.0000133 | 0.0000874 | 0.000603 |
| 10 | 0.0000230 | 0.0000447 | 0.00122 |
| 11 | 0.0000434* | 0.000110 | 0.000982 |
| 12 | 0.0000335 | 0.000110 | 0.000277 |
| 13 | 0.0000245 | 0.000167 | 0.00152* |
| 14 | 0.0000134 | 0.0000548 | 0.000548 |
| 15 | 0.0000265 | 0.0000676 | 0.000230 |
| 16 | 0.0000147 | 0.000176 | 0.000301 |
| 17 | 0.0000114 | 0.0000837 | 0.000548 |
| 18 | 0.00000548 | 0.000456** | 0.000447 |
| 19 | 0.0000239 | 0.0000837 | 0.000447 |
| 20 | 0.0000294 | 0.000112 | 0.00140 |
| Smax | 0.0000945 | 0.000456 | 0.00152 |
| C | 0.466 | 0.400 | 0.197 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.2-15

| 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000650** | 0.00103 | 0.0136 |
| 2 | 0.0000548 | 0 | 0.00447 |
| 3 | 0.000142 | 0.000809 | 0.0114 |
| 4 | 0.0000707 | 0.000548 | 0.00447 |
| 5 | 0.000134 | 0.00114 | 0 |
| 6 | 0.000255* | 0.000894 | 0.00837 |
| 7 | 0.000114 | 0.000837 | 0.0114 |
| 8 | 0.000224 | 0.00200** | 0.0292** |
| 9 | 0.000336** | 0.000982 | 0.0117 |
| 10 | 0.000474** | 0.00122 | 0.00894 |
| 11 | 0.000249 | 0.000934 | 0.0133 |
| 12 | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00548 |
| 13 | 0.000164 | 0.00134 | 0.00837 |
| 14 | 0.0000548 | 0.000548 | 0.00837 |
| 15 | 0.000148 | 0.000230 | 0.00200 |
| 16 | 0.000143 | 0.000118 | 0.00510 |
| 17 | 0 | 0.000548 | 0.00837 |
| 18 | 0.000447** | 0.000447 | 0.00447 |
| 19 | 0.000110 | 0.000548 | 0.00837 |
| 20 | 0.000322** | 0.00127 | 0.0133 |
| Smax | 0.00065 | 0.002 | 0.0292 |
| C | 0.305 | 0.235 | 0.365 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.2-16

| 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000104 | 0.00104** | 0.0190** |
| 2 | 0.0000707 | 0 | 0.000447 |
| 3 | 0.000125 | 0.000522 | 0.0104** |
| 4 | 0.0000894 | 0 | 0.000447 |
| 5 | 0.000217* | 0 | 0 |
| 6 | 0.0000894 | 0.000707 | 0.0152** |
| 7 | 0.000130 | 0.000447 | 0.00837* |
| 8 | 0.000130 | 0.000548 | 0.0255** |
| 9 | 0.000110 | 0.00127** | 0.0129** |
| 10 | 0.000277** | 0.000547 | 0.00100 |
| 11 | 0.000194 | 0.000831 | 0.00775 |
| 12 | 0.0000894 | 0.0000894 | 0.00707 |
| 13 | 0.000122 | 0.000837* | 0.00548 |
| 14 | 0.0000894 | 0 | 0.00548 |
| 15 | 0.000107 | 0.000167 | 0.00344 |
| 16 | 0.000104 | 0.0000934 | 0.00497 |
| 17 | 0.0000707 | 0.000548 | 0.00548 |
| 18 | 0.0000447 | 0 | 0.00447 |
| 19 | 0.00005478 | 0.000548 | 0.00837* |
| 20 | 0.000167 | 0.00112** | 0.0174** |
| Smax | 0.000277 | 0.00127 | 0.0255 |
| C | 0.222 | 0.213 | 0.293 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.2-17

| 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000104 | 0.00298 | 0.0112 |
| 2 | 0.000110 | 0.000548 | 0.0110 |
| 3 | 0.000121 | 0.00163 | 0.0142 |
| 4 | 0.000217** | 0.000707 | 0.00447 |
| 5 | 0.000894** | 0.00548** | 0.000122 |
| 6 | 0.000114 | 0.00167 | 0.00837 |
| 7 | 0.0000548 | 0.00114 | 0.00837 |
| 8 | 0.000394** | 0.00217 | 0.0152 |
| 9 | 0.000122 | 0.00257 | 0.00944 |
| 10 | 0.000114 | 0.00192 | 0.0167 |
| 11 | 0.0000905 | 0.00323* | 0.0121 |
| 12 | 0.0000837 | 0.000837 | 0.0100 |
| 13 | 0.000122 | 0.000837 | 0.00548 |
| 14 | 0 | 0.000548 | 0 |
| 15 | 0.0000548 | 0.00111 | 0.00303 |
| 16 | 0.000149 | 0.000249 | 0.00388 |
| 17 | 0.0000837 | 0.00114 | 0.00548 |
| 18 | 0.0000837 | 0.000837 | 0.00548 |
| 19 | 0.0000837 | 0.00110 | 0.00447 |
| 20 | 0.000250** | 0.00212 | 0.0163 |
| Smax | 0.000894 | 0.00548 | 0.0167 |
| C | 0.654 | 0.364 | 0.150 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |

附表3.2-18

| 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000197 | 0.000467 | 0.00701 | 0.00786 | 0.0254 |
| 2 | 0.0000548 | 0.00114 | 0 | 0.00447 | 0.0130 |
| 3 | 0.000142 | 0.000751 | 0.00701 | 0.0211* | 0.0168 |
| 4 | 0.0000548 | 0.000707 | 0 | 0.00894 | 0.00447 |
| 5 | 0.000270* | 0.00110 | 0.00548 | 0.0207 | 0.0152 |
| 6 | 0.000195 | 0.000894 | 0.0110 | 0.0100 | 0.0152 |
| 7 | 0.0000837 | 0.000548 | 0.00548 | 0.00707 | 0.00837 |
| 8 | 0.0000894 | 0.00228** | 0.00707 | 0.0370** | 0.0630** |
| 9 | 0.000119 | 0.000647 | 0.00522 | 0.00688 | 0.0119 |
| 10 | 0.000187 | 0.000707 | 0.00837 | 0.0152 | 0.0239 |
| 11 | 0.000143 | 0.00210** | 0.0103 | 0.0249** | 0.0335 |
| 12 | 0.0000447 | 0.000548 | 0.00548 | 0.00707 | 0.00837 |
| 13 | 0.0000894 | 0.00288** | 0.0167** | 0.0182 | 0.0239 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00447 | 0.0114 |
| 15 | 0.000153 | 0.000837 | 0.00548 | 0.00548 | 0.0130 |
| 16 | 0.000249 | 0.00117 | 0.00298 | 0.0337** | 0.00696 |
| 17 | 0.0000837 | 0.000707 | 0.00447 | 0.00837 | 0.0114 |
| 18 | 0.0000707 | 0.00100 | 0.00894 | 0.01 | 0.0164 |
| 19 | 0.000110 | 0.000548 | 0.00447 | 0.0130 | 0.00548 |
| 20 | 0.000161 | 0.00180** | 0.0178** | 0.0273** | 0.0341* |
| Smax | 0.000270 | 0.00288 | 0.0178 | 0.0370 | 0.0630 |
| C | 0.180 | 0.267 | 0.241 | 0.224 | 0.396 |
| P=20, n=6 | 5%C的临界值为0.174，1%C的临界值为0.205 |  |  |  |  |
| *为歧离值，**为离群值 |  |  |  |  |  |

3.3 格拉布斯检验

对方法单元平均值分别进行一个离群观测值及两个离群观测值的格拉布斯检验，结果分别见附表3.3-1～40。

单元平均值一Grubbs检验统计量G（一个离群观测值）/（两个离群观测值）

附表3.3-1

| 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000195 | 0.00214 | 0.00656 | 0.0475 | 0.535 | 1.018 | 1.955 |
| 2 | 0.000198 | 0.00210 | 0.00676 | 0.0480 | 0.540 | 1.040 | 1.944 |
| 3 | 0.000203 | 0.00203 | 0.00647 | 0.0519 | 0.542 | 1.028 | 1.965 |
| 4 | 0.000228 | 0.00182 | 0.00690 | 0.0436 | 0.578* | 1.034 | 1.908 |
| 5 | 0.000176 | 0.00202 | 0.00648 | 0.0472 | 0.532 | 0.994 | 1.942 |
| 6 | 0.000186 | 0.00222 | 0.00636 | 0.0492 | 0.542 | 1.004 | 1.936 |
| 7 | 0.000174 | 0.00208 | 0.00564* | 0.0482 | 0.538 | 1.012 | 1.952 |
| 8 | 0.000204 | 0.00226 | 0.00648 | 0.0470 | 0.524 | 1.012 | 1.936 |
| 9 | 0.000209 | 0.00257 | 0.00664 | 0.0480 | 0.544 | 1.026 | 1.958 |
| 10 | 0.000198 | 0.00216 | 0.00666 | 0.0484 | 0.536 | 1.002 | 1.940 |
| 11 | 0.000202 | 0.00221 | 0.00635 | 0.0461 | 0.520 | 1.011 | 1.904 |
| 12 | 0.000220 | 0.00216 | 0.00672 | 0.0484 | 0.522 | 0.986 | 1.950 |
| 13 | 0.000204 | 0.00184 | 0.00676 | 0.0464 | 0.524 | 1.042 | 1.950 |
| 14 | 0.000216 | 0.00240 | 0.00682 | 0.0500 | 0.564 | 1.064 | 2.024 |
| 15 | / | 0.00209 | 0.00632 | 0.0487 | 0.527 | 0.983 | 1.977 |
| 16 | 0.000206 | 0.00209 | 0.00631 | 0.0476 | 0.540 | 0.980 | 1.929 |
| 17 | 0.000232 | 0.00242 | 0.00660 | 0.0486 | 0.534 | 1.012 | 2.014 |
| 18 | 0.000164 | 0.00214 | 0.0063 | 0.0498 | 0.554 | 1.010 | 1.954 |
| 19 | 0.000222 | 0.00262 | 0.00614 | 0.0478 | 0.528 | 1.052 | 1.984 |
| 20 | 0.000202 | 0.00215 | 0.00677 | 0.0487 | 0.540 | 1.051 | 2.005 |
| 总平均值 | 0.000202 | 0.00218 | 0.00649 | 0.0480 | 0.538 | 1.016 | 1.954 |
| SD | 0.0000180 | 0.000204 | 0.000290 | 0.00167 | 0.0143 | 0.0238 | 0.0316 |
| Max | 0.000232 | 0.00262 | 0.0069 | 0.0519 | 0.578 | 1.064 | 2.024 |
| Min | 0.000164 | 0.00215 | 0.00564 | 0.0436 | 0.52 | 0.98 | 1.904 |
| Gmax | 1.667 | 2.157 | 1.414 | 2.335 | 2.797 | 2.017 | 2.215 |
| Gmin | 2.410 | 3.194 | 2.041 | 2.116 | 2.168 | 2.403 | 1.865 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.3-2

| 测定结果Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000195 | 0.00214 | 0.00656 | 0.0475 | 0.535 | 1.018 | 1.955 |
| 2 | 0.000198 | 0.00210 | 0.00676 | 0.0480 | 0.540 | 1.040 | 1.944 |
| 3 | 0.000203 | 0.00203 | 0.00647 | 0.0519 | 0.542 | 1.028 | 1.965 |
| 4 | 0.000228 | 0.00182 | 0.00690 | 0.0436 | 0.578** | 1.034 | 1.908 |
| 5 | 0.000176 | 0.00202 | 0.00648 | 0.0472 | 0.532 | 0.994 | 1.942 |
| 6 | 0.000186 | 0.00222 | 0.00636 | 0.0492 | 0.542 | 1.004 | 1.936 |
| 7 | 0.000174 | 0.00208 | 0.00564 | 0.0482 | 0.538 | 1.012 | 1.952 |
| 8 | 0.000204 | 0.00226 | 0.00648 | 0.0470 | 0.524 | 1.012 | 1.936 |
| 9 | 0.000209 | 0.00257 | 0.00664 | 0.0480 | 0.544 | 1.026 | 1.958 |
| 10 | 0.000198 | 0.00216 | 0.00666 | 0.0484 | 0.536 | 1.002 | 1.940 |
| 11 | 0.000202 | 0.00221 | 0.00635 | 0.0461 | 0.520 | 1.011 | 1.904 |
| 12 | 0.000220 | 0.00216 | 0.00672 | 0.0484 | 0.522 | 0.986 | 1.950 |
| 13 | 0.000204 | 0.00184 | 0.00676 | 0.0464 | 0.524 | 1.042 | 1.950 |
| 14 | 0.000216 | 0.00240 | 0.00682 | 0.0500 | 0.564** | 1.064 | 2.024 |
| 15 | / | 0.00209 | 0.00632 | 0.0487 | 0.527 | 0.983 | 1.977 |
| 16 | 0.000206 | 0.00209 | 0.00631 | 0.0476 | 0.540 | 0.980 | 1.929 |
| 17 | 0.000232 | 0.00242 | 0.00660 | 0.0486 | 0.534 | 1.012 | 2.014 |
| 18 | 0.000164 | 0.00214 | 0.0063 | 0.0498 | 0.554 | 1.010 | 1.954 |
| 19 | 0.000222 | 0.00262 | 0.00614 | 0.0478 | 0.528 | 1.052 | 1.984 |
| 20 | 0.000202 | 0.00215 | 0.00677 | 0.0487 | 0.540 | 1.051 | 2.005 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.9346 | 0.5050 | 0.8184 | 0.6149 | 0.3567 | 0.6593 | 0.5333 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.9810 | 0.6632 | 0.4006 | 0.5111 | 0.8294 | 0.7187 | 0.6978 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.3-3

| 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000333 | 0.00254 | 0.0710 | 0.971 | 3.006 | 5.787 | 12.189 | 16.387 | 20.301 |
| 2 | 0.000158 | 0.00298 | 0.0742 | 0.982 | 3.006 | 5.760 | 12.170 | 16.412 | 20.304 |
| 3 | 0.000291 | 0.00248 | 0.0685 | 0.965 | 3.055 | 5.713 | 12.254 | 16.250 | 20.240 |
| 4 | 0.000288 | 0.00256 | 0.0712 | 1.032* | 2.966 | 5.688 | 12.298 | 16.618 | 20.432 |
| 5 | 0.000266 | 0.00784** | 0.0678 | 0.960 | 2.972 | 5.746 | 12.084 | 16.294 | 20.430 |
| 6 | 0.000302 | 0.00246 | 0.0696 | 0.950 | 2.914 | 5.690 | 12.194 | 16.248 | 20.262 |
| 7 | 0.000252 | 0.00248 | 0.0708 | 0.972 | 3.056 | 5.800 | 12.202 | 16.378 | 20.372 |
| 8 | 0.000280 | 0.00308 | 0.0704 | 0.976 | 2.998 | 5.698 | 12.450 | 16.772* | 20.756** |
| 9 | 0.000341 | 0.00254 | 0.0724 | 0.975 | 3.005 | 5.761 | 12.162 | 16.269 | 20.254 |
| 10 | 0.000302 | 0.00272 | 0.071 | 0.958 | 2.984 | 5.762 | 12.146 | 16.344 | 20.228 |
| 11 | 0.000302 | 0.00279 | 0.0707 | 0.981 | 3.068 | 5.835 | 12.327 | 16.430 | 20.474 |
| 12 | 0.000294 | 0.00290 | 0.0710 | 0.966 | 2.972 | 5.588 | 12.138 | 16.420 | 20.328 |
| 13 | 0.000306 | 0.00254 | 0.0678 | 0.978 | 2.968 | 5.806 | 12.150 | 16.440 | 20.286 |
| 14 | 0.000304 | 0.00268 | 0.0726 | 1.008 | 2.992 | 5.844 | 11.926 | 16.336 | 20.242 |
| 15 | / | 0.00254 | 0.0682 | 0.950 | 3.042 | 5.678 | 12.194 | 16.478 | 20.314 |
| 16 | 0.000269 | 0.00260 | 0.0707 | 0.974 | 2.992 | 5.705 | 12.162 | 16.313 | 20.321 |
| 17 | 0.000414 | 0.00262 | 0.0690 | 0.964 | 2.992 | 5.706 | 12.156 | 16.508 | 20.190 |
| 18 | 0.000470 | 0.00304 | 0.0796** | 0.976 | 3.214** | 5.868 | 12.104 | 16.422 | 20.390 |
| 19 | 0.000316 | 0.00306 | 0.0730 | 0.964 | 3.040 | 5.762 | 12.120 | 16.358 | 20.362 |
| 20 | 0.000340 | 0.00290 | 0.0726 | 0.935 | 2.963 | 5.849 | 12.199 | 16.446 | 20.397 |
| 平均值 | 0.000307 | 0.00297 | 0.0711 | 0.972 | 3.010 | 5.752 | 12.181 | 16.406 | 20.344 |
| SD | 0.0000628 | 0.00117 | 0.00268 | 0.0206 | 0.0611 | 0.0704 | 0.103 | 0.126 | 0.123 |
| Max | 0.000470 | 0.00784 | 0.0796 | 1.032 | 3.214 | 5.868 | 12.45 | 16.772 | 20.756 |
| Min | 0.000158 | 0.00246 | 0.0678 | 0.935 | 2.914 | 5.588 | 11.926 | 16.248 | 20.190 |
| Gmax | 2.596 | 4.162 | 3.172 | 2.913 | 3.339 | 1.648 | 2.612 | 2.905 | 3.350 |
| Gmin | 2.373 | 0.436 | 1.231 | 1.796 | 1.571 | 2.330 | 2.476 | 1.254 | 1.252 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.3-4

| 测定结果Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000333 | 0.00254 | 0.0710 | 0.971 | 3.006 | 5.787 | 12.189 | 16.387 | 20.301 |
| 2 | 0.000158 | 0.00298 | 0.0742 | 0.982 | 3.006 | 5.760 | 12.170 | 16.412 | 20.304 |
| 3 | 0.000291 | 0.00248 | 0.0685 | 0.965 | 3.055 | 5.713 | 12.254 | 16.250 | 20.240 |
| 4 | 0.000288 | 0.00256 | 0.0712 | 1.032** | 2.966 | 5.688 | 12.298 | 16.618** | 20.432 |
| 5 | 0.000266 | 0.00784** | 0.0678 | 0.960 | 2.972 | 5.746 | 12.084 | 16.294 | 20.430 |
| 6 | 0.000302 | 0.00246 | 0.0696 | 0.950 | 2.914 | 5.690 | 12.194 | 16.248 | 20.262 |
| 7 | 0.000252 | 0.00248 | 0.0708 | 0.972 | 3.056 | 5.800 | 12.202 | 16.378 | 20.372 |
| 8 | 0.000280 | 0.00308 | 0.0704 | 0.976 | 2.998 | 5.698 | 12.450 | 16.772** | 20.756** |
| 9 | 0.000341 | 0.00254 | 0.0724 | 0.975 | 3.005 | 5.761 | 12.162 | 16.269 | 20.254 |
| 10 | 0.000302 | 0.00272 | 0.071 | 0.958 | 2.984 | 5.762 | 12.146 | 16.344 | 20.228 |
| 11 | 0.000302 | 0.00279 | 0.0707 | 0.981 | 3.068 | 5.835 | 12.327 | 16.430 | 20.474 |
| 12 | 0.000294 | 0.00290 | 0.0710 | 0.966 | 2.972 | 5.588 | 12.138 | 16.420 | 20.328 |
| 13 | 0.000306 | 0.00254 | 0.0678 | 0.978 | 2.968 | 5.806 | 12.150 | 16.440 | 20.286 |
| 14 | 0.000304 | 0.00268 | 0.0726 | 1.008** | 2.992 | 5.844 | 11.926 | 16.336 | 20.242 |
| 15 | / | 0.00254 | 0.0682 | 0.950 | 3.042 | 5.678 | 12.194 | 16.478 | 20.314 |
| 16 | 0.000269 | 0.00260 | 0.0707 | 0.974 | 2.992 | 5.705 | 12.162 | 16.313 | 20.321 |
| 17 | 0.000414 | 0.00262 | 0.0690 | 0.964 | 2.992 | 5.706 | 12.156 | 16.508 | 20.190 |
| 18 | 0.000470 | 0.00304 | 0.0796** | 0.976 | 3.214** | 5.868 | 12.104 | 16.422 | 20.390 |
| 19 | 0.000316 | 0.00306 | 0.0730 | 0.964 | 3.040 | 5.762 | 12.120 | 16.358 | 20.362 |
| 20 | 0.000340 | 0.00290 | 0.0726 | 0.935 | 2.963 | 5.849 | 12.199 | 16.446 | 20.397 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.6844 | 一个检验已离群，不再检验二个 | 一个检验已离群，不再检验二个 | 0.3241 | 一个检验已离群，不再检验二个 | 0.7318 | 0.4937 | 0.3419 | 一个检验已离群，不再检验二个 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.8776 |  |  | 0.7481 |  | 0.6209 | 0.5993 | 0.8169 |  |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.3-5

| 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000181 | 0.00269 | 0.0544 | 0.461 |
| 2 | 0.000210 | 0.00254 | 0.0538 | 0.458 |
| 3 | 0.000176 | 0.00252 | 0.0572 | 0.487 |
| 4 | 0.000164 | 0.00232 | 0.0496 | 0.454 |
| 5 | 0.000172 | 0.0025 | 0.0502 | 0.448 |
| 6 | 0.000176 | 0.00264 | 0.0550 | 0.474 |
| 7 | 0.000182 | 0.00268 | 0.0530 | 0.472 |
| 8 | 0.000192 | 0.00252 | 0.0508 | 0.446 |
| 9 | 0.000185 | 0.00280 | 0.0563 | 0.478 |
| 10 | 0.000182 | 0.00268 | 0.0534 | 0.470 |
| 11 | 0.000189 | 0.00261 | 0.0529 | 0.475 |
| 12 | 0.000144 | 0.00268 | 0.0540 | 0.462 |
| 13 | 0.000190 | 0.00224 | 0.0494 | 0.464 |
| 14 | 0.000150 | 0.00280 | 0.0540 | 0.500 |
| 15 | / | 0.00252 | 0.0540 | 0.462 |
| 16 | 0.000201 | 0.00252 | 0.0541 | 0.465 |
| 17 | 0.000164 | 0.00248 | 0.0524 | 0.450 |
| 18 | 0.000184 | 0.00254 | 0.0536 | 0.442 |
| 19 | 0.000174 | 0.00236 | 0.0516 | 0.474 |
| 20 | 0.000173 | 0.00271 | 0.0565 | 0.455 |
| 平均值 | 0.000178 | 0.00257 | 0.0533 | 0.465 |
| SD | 0.0000159 | 0.000149 | 0.00217 | 0.0144 |
| Max | 0.00021 | 0.0028 | 0.0572 | 0.500 |
| Min | 0.000144 | 0.00224 | 0.0494 | 0.442 |
| Gmax | 2.013 | 1.544 | 1.797 | 2.431 |
| Gmin | 2.138 | 2.215 | 1.797 | 1.597 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |

附表3.3-6

| 测定结果Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000181 | 0.00269 | 0.0544 | 0.461 |
| 2 | 0.000210 | 0.00254 | 0.0538 | 0.458 |
| 3 | 0.000176 | 0.00252 | 0.0572 | 0.487 |
| 4 | 0.000164 | 0.00232 | 0.0496 | 0.454 |
| 5 | 0.000172 | 0.0025 | 0.0502 | 0.448 |
| 6 | 0.000176 | 0.00264 | 0.0550 | 0.474 |
| 7 | 0.000182 | 0.00268 | 0.0530 | 0.472 |
| 8 | 0.000192 | 0.00252 | 0.0508 | 0.446 |
| 9 | 0.000185 | 0.00280 | 0.0563 | 0.478 |
| 10 | 0.000182 | 0.00268 | 0.0534 | 0.470 |
| 11 | 0.000189 | 0.00261 | 0.0529 | 0.475 |
| 12 | 0.000144 | 0.00268 | 0.0540 | 0.462 |
| 13 | 0.000190 | 0.00224 | 0.0494 | 0.464 |
| 14 | 0.000150 | 0.00280 | 0.0540 | 0.500 |
| 15 | / | 0.00252 | 0.0540 | 0.462 |
| 16 | 0.000201 | 0.00252 | 0.0541 | 0.465 |
| 17 | 0.000164 | 0.00248 | 0.0524 | 0.450 |
| 18 | 0.000184 | 0.00254 | 0.0536 | 0.442 |
| 19 | 0.000174 | 0.00236 | 0.0516 | 0.474 |
| 20 | 0.000173 | 0.00271 | 0.0565 | 0.455 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.9259 | 0.7157 | 0.6869 | 0.5134 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.9791 | 0.5578 | 0.6402 | 0.7516 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |

附表3.3-7

| 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000145 | 0.00255 | 0.0259 |
| 2 | 0.0000720** | 0.00248 | 0.0252 |
| 3 | 0.000133 | 0.00247 | 0.0257 |
| 4 | 0.000138 | 0.00210 | 0.0298 |
| 5 | 0.000150 | 0.0026 | 0.0286 |
| 6 | 0.000106 | 0.00242 | 0.0268 |
| 7 | 0.000166 | 0.00250 | 0.0268 |
| 8 | 0.000156 | 0.00250 | 0.0248 |
| 9 | 0.000158 | 0.00266 | 0.0255 |
| 10 | 0.000134 | 0.00258 | 0.0252 |
| 11 | 0.000147 | 0.00263 | 0.0267 |
| 12 | 0.000148 | 0.00270 | 0.0308 |
| 13 | 0.000134 | 0.00268 | 0.0248 |
| 14 | 0.000130 | 0.00388** | 0.0314* |
| 15 | / | 0.00266 | 0.0263 |
| 16 | 0.000164 | 0.00247 | 0.0263 |
| 17 | 0.000152 | 0.00224 | 0.0234 |
| 18 | 0.000144 | 0.00258 | 0.0266 |
| 19 | 0.000142 | 0.00256 | 0.0296 |
| 20 | 0.000156 | 0.00258 | 0.0282 |
| 平均值 | 0.000141 | 0.00259 | 0.0269 |
| SD | 0.0000217 | 0.000336 | 0.00215 |
| Max | 0.000166 | 0.00388 | 0.0314 |
| Min | 0.000072 | 0.0021 | 0.0234 |
| Gmax | 1.152 | 3.839 | 2.093 |
| Gmin | 3.180 | 1.458 | 1.628 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-8

| 测定结果Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000145 | 0.00255 | 0.0259 |
| 2 | 0.0000720** | 0.00248 | 0.0252 |
| 3 | 0.000133 | 0.00247 | 0.0257 |
| 4 | 0.000138 | 0.00210 | 0.0298 |
| 5 | 0.000150 | 0.0026 | 0.0286 |
| 6 | 0.000106 | 0.00242 | 0.0268 |
| 7 | 0.000166 | 0.00250 | 0.0268 |
| 8 | 0.000156 | 0.00250 | 0.0248 |
| 9 | 0.000158 | 0.00266 | 0.0255 |
| 10 | 0.000134 | 0.00258 | 0.0252 |
| 11 | 0.000147 | 0.00263 | 0.0267 |
| 12 | 0.000148 | 0.00270 | 0.0308 |
| 13 | 0.000134 | 0.00268 | 0.0248 |
| 14 | 0.000130 | 0.00388** | 0.0314* |
| 15 | / | 0.00266 | 0.0263 |
| 16 | 0.000164 | 0.00247 | 0.0263 |
| 17 | 0.000152 | 0.00224 | 0.0234 |
| 18 | 0.000144 | 0.00258 | 0.0266 |
| 19 | 0.000142 | 0.00256 | 0.0296 |
| 20 | 0.000156 | 0.00258 | 0.0282 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 一个检验已离群， 不再检验二个 | 一个检验已离群， 不再检验二个 | 0.5559 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 |  |  | 0.7876 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-9

| 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000153 | 0.00413 | 0.0118 | 0.259 |
| 2 | 0.000158 | 0.00410 | 0.0120 | 0.260 |
| 3 | 0.000145 | 0.00402 | 0.0122 | 0.246 |
| 4 | 0.000142 | 0.00328** | 0.0120 | 0.238 |
| 5 | 0.000164 | 0.00402 | 0.0120 | 0.228 |
| 6 | 0.000132 | 0.00428 | 0.0110 | 0.274 |
| 7 | 0.000174 | 0.00402 | 0.0124 | 0.262 |
| 8 | 0.000116 | 0.00384 | 0.0118 | 0.238 |
| 9 | 0.000165 | 0.00414 | 0.0115 | 0.261 |
| 10 | 0.000154 | 0.00408 | 0.0116 | 0.248 |
| 11 | 0.000157 | 0.00415 | 0.0119 | 0.250 |
| 12 | 0.000144 | 0.00392 | 0.0128 | 0.254 |
| 13 | 0.000156 | 0.00382 | 0.0116 | 0.258 |
| 14 | 0.000152 | 0.00386 | 0.0110 | 0.250 |
| 15 | / | 0.00398 | 0.0128 | 0.247 |
| 16 | 0.000141 | 0.00385 | 0.0127 | 0.254 |
| 17 | 0.000196 | 0.00424 | 0.0118 | 0.244 |
| 18 | 0.000142 | 0.00420 | 0.0130 | 0.268 |
| 19 | 0.000218* | 0.00414 | 0.0116 | 0.262 |
| 20 | 0.000153 | 0.00427 | 0.0121 | 0.272 |
| 平均值 | 0.000156 | 0.00402 | 0.0120 | 0.254 |
| SD | 0.0000224 | 0.000225 | 0.000554 | 0.0118 |
| Max | 0.000218 | 0.00428 | 0.013 | 0.274 |
| Min | 0.000116 | 0.00328 | 0.011 | 0.228 |
| Gmax | 2.768 | 1.156 | 1.805 | 1.695 |
| Gmin | 1.786 | 3.289 | 1.805 | 2.203 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |

附表3.3-10

| 测定结果Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000153 | 0.00413 | 0.0118 | 0.259 |
| 2 | 0.000158 | 0.00410 | 0.0120 | 0.260 |
| 3 | 0.000145 | 0.00402 | 0.0122 | 0.246 |
| 4 | 0.000142 | 0.00328** | 0.0120 | 0.238 |
| 5 | 0.000164 | 0.00402 | 0.0120 | 0.228 |
| 6 | 0.000132 | 0.00428 | 0.0110 | 0.274 |
| 7 | 0.000174 | 0.00402 | 0.0124 | 0.262 |
| 8 | 0.000116 | 0.00384 | 0.0118 | 0.238 |
| 9 | 0.000165 | 0.00414 | 0.0115 | 0.261 |
| 10 | 0.000154 | 0.00408 | 0.0116 | 0.248 |
| 11 | 0.000157 | 0.00415 | 0.0119 | 0.250 |
| 12 | 0.000144 | 0.00392 | 0.0128 | 0.254 |
| 13 | 0.000156 | 0.00382 | 0.0116 | 0.258 |
| 14 | 0.000152 | 0.00386 | 0.0110 | 0.250 |
| 15 | / | 0.00398 | 0.0128 | 0.247 |
| 16 | 0.000141 | 0.00385 | 0.0127 | 0.254 |
| 17 | 0.000196 | 0.00424 | 0.0118 | 0.244 |
| 18 | 0.000142 | 0.00420 | 0.0130 | 0.268 |
| 19 | 0.000218* | 0.00414 | 0.0116 | 0.262 |
| 20 | 0.000153 | 0.00427 | 0.0121 | 0.272 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.7616 | 一个检验已离群， 不再检验二个 | 0.6731 | 0.6835 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.9625 |  | 0.6332 | 0.6216 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |

附表3.3-12

| 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000109 | 0.000554 | 0.00799 | 0.0664 | 0.186 | 2.422 | 4.039 | 5.134 |
| 2 | 0.000128 | 0.000568 | 0.00794 | 0.0682 | 0.180 | 2.382 | 4.036 | 5.140 |
| 3 | 0.000123 | 0.000535 | 0.00812 | 0.0675 | 0.185 | 2.435 | 4.046 | 5.198 |
| 4 | 0.000116 | 0.000622 | 0.00758 | 0.0734 | 0.202 | 2.460 | 4.360** | 5.244 |
| 5 | 0.000154 | 0.000554 | 0.00748 | 0.0656 | 0.180 | 2.412 | 4.010 | 5.388* |
| 6 | 0.000103 | 0.000524 | 0.00790 | 0.0662 | 0.180 | 2.362 | 4.016 | 5.106 |
| 7 | 0.000118 | 0.000572 | 0.00808 | 0.0666 | 0.184 | 2.436 | 4.054 | 5.156 |
| 8 | 0.000118 | 0.000554 | 0.00794 | 0.0624 | 0.170 | 2.338 | 3.804 | 5.100 |
| 9 | 0.000120 | 0.000565 | 0.00820 | 0.0651 | 0.188 | 2.424 | 4.035 | 5.235 |
| 10 | 0.000156 | 0.000558 | 0.00806 | 0.0646 | 0.180 | 2.366 | 4.006 | 5.188 |
| 11 | 0.000115 | 0.000566 | 0.00789 | 0.0671 | 0.188 | 2.424 | 3.969 | 5.138 |
| 12 | 0.000104 | 0.000588 | 0.00824 | 0.0678 | 0.184 | 2.422 | 4.036 | 5.122 |
| 13 | 0.000120 | 0.000572 | 0.00826 | 0.0672 | 0.164 | 2.392 | 4.030 | 5.104 |
| 14 | 0.000112 | 0.000568 | 0.00786 | 0.0696 | 0.190 | 2.496 | 4.034 | 5.202 |
| 15 | / | 0.000546 | 0.00802 | 0.0661 | 0.194 | 2.354 | 3.896 | 5.221 |
| 16 | 0.0000945 | 0.000501 | 0.00820 | 0.0637 | 0.185 | 2.395 | 3.958 | 5.142 |
| 17 | 0.000114 | 0.000592 | 0.00816 | 0.0388** | 0.186 | 2.468 | 4.006 | 5.132 |
| 18 | 0.000126 | 0.000532 | 0.00796 | 0.0684 | 0.194 | 2.414 | 3.936 | 5.306 |
| 19 | 0.000194** | 0.000622 | 0.00834 | 0.0686 | 0.190 | 2.480 | 3.974 | 5.220 |
| 20 | 0.000132 | 0.000566 | 0.00795 | 0.0680 | 0.205 | 2.511 | 4.052 | 5.186 |
| 平均值 | 0.000124 | 0.000563 | 0.00801 | 0.0656 | 0.186 | 2.420 | 4.015 | 5.183 |
| SD | 0.0000228 | 0.0000293 | 0.000214 | 0.00671 | 0.00940 | 0.0472 | 0.102 | 0.0729 |
| Max | 0.000194 | 0.000622 | 0.00834 | 0.0734 | 0.205 | 2.511 | 4.360 | 5.388 |
| Min | 0.0000945 | 0.000501 | 0.00748 | 0.0388 | 0.164 | 2.338 | 3.804 | 5.100 |
| Gmax | 3.070 | 2.014 | 1.542 | 1.162 | 2.021 | 1.928 | 3.382 | 2.812 |
| Gmin | 1.294 | 2.116 | 2.477 | 3.994 | 2.340 | 1.737 | 2.069 | 1.139 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.3-13

| 测定结果Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000109 | 0.000554 | 0.00799 | 0.0664 | 0.186 | 2.422 | 4.039 | 5.134 |
| 2 | 0.000128 | 0.000568 | 0.00794 | 0.0682 | 0.180 | 2.382 | 4.036 | 5.140 |
| 3 | 0.000123 | 0.000535 | 0.00812 | 0.0675 | 0.185 | 2.435 | 4.046 | 5.198 |
| 4 | 0.000116 | 0.000622 | 0.00758* | 0.0734 | 0.202 | 2.460 | 4.360** | 5.244 |
| 5 | 0.000154 | 0.000554 | 0.00748* | 0.0656 | 0.180 | 2.412 | 4.010 | 5.388* |
| 6 | 0.000103 | 0.000524 | 0.00790 | 0.0662 | 0.180 | 2.362 | 4.016 | 5.106 |
| 7 | 0.000118 | 0.000572 | 0.00808 | 0.0666 | 0.184 | 2.436 | 4.054 | 5.156 |
| 8 | 0.000118 | 0.000554 | 0.00794 | 0.0624 | 0.170 | 2.338 | 3.804 | 5.100 |
| 9 | 0.000120 | 0.000565 | 0.00820 | 0.0651 | 0.188 | 2.424 | 4.035 | 5.235 |
| 10 | 0.000156 | 0.000558 | 0.00806 | 0.0646 | 0.180 | 2.366 | 4.006 | 5.188 |
| 11 | 0.000115 | 0.000566 | 0.00789 | 0.0671 | 0.188 | 2.424 | 3.969 | 5.138 |
| 12 | 0.000104 | 0.000588 | 0.00824 | 0.0678 | 0.184 | 2.422 | 4.036 | 5.122 |
| 13 | 0.000120 | 0.000572 | 0.00826 | 0.0672 | 0.164 | 2.392 | 4.030 | 5.104 |
| 14 | 0.000112 | 0.000568 | 0.00786 | 0.0696 | 0.190 | 2.496 | 4.034 | 5.202 |
| 15 | / | 0.000546 | 0.00802 | 0.0661 | 0.194 | 2.354 | 3.896 | 5.221 |
| 16 | 0.0000945 | 0.000501 | 0.00820 | 0.0637 | 0.185 | 2.395 | 3.958 | 5.142 |
| 17 | 0.000114 | 0.000592 | 0.00816 | 0.0388** | 0.186 | 2.468 | 4.006 | 5.132 |
| 18 | 0.000126 | 0.000532 | 0.00796 | 0.0684 | 0.194 | 2.414 | 3.936 | 5.306* |
| 19 | 0.000194** | 0.000622 | 0.00834 | 0.0686 | 0.190 | 2.480 | 3.974 | 5.220 |
| 20 | 0.000132 | 0.000566 | 0.00795 | 0.0680 | 0.205 | 2.511 | 4.052 | 5.186 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 一个检验已离群，不再检验二个 | 0.5255 | 0.7792 | 一个检验已离群，不再检验二个 | 0.5796 | 0.6288 | 一个检验已离群，不再检验二个 | 0.3761 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 |  | 0.6374 | 0.4092 |  | 0.5232 | 0.7126 |  | 0.8553 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.3-14

| 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000495 | 0.00272 | 0.0320 | 0.252 | 0.566 | 1.505 | 2.563 |
| 2 | 0.000500 | 0.00270 | 0.0280 | 0.270 | 0.560 | 1.466 | 2.492 |
| 3 | 0.000485 | 0.00253 | 0.0332 | 0.276 | 0.548 | 1.524 | 2.623 |
| 4 | 0.000400 | 0.00202** | 0.0270 | 0.282 | 0.548 | 1.460 | 2.476 |
| 5 | 0.000492 | 0.00260 | 0.0302 | 0.250 | 0.528 | 1.436 | 2.470 |
| 6 | 0.000520 | 0.00252 | 0.0312 | 0.238 | 0.574 | 1.490 | 2.538 |
| 7 | 0.000532 | 0.00268 | 0.0318 | 0.262 | 0.576 | 1.518 | 2.592 |
| 8 | 0.000452 | 0.00244 | 0.0280 | 0.248 | 0.542 | 1.432 | 2.456 |
| 9 | 0.000490 | 0.00275 | 0.0341 | 0.267 | 0.549 | 1.509 | 2.553 |
| 10 | 0.000456 | 0.00272 | 0.0322 | 0.284 | 0.560 | 1.466 | 2.506 |
| 11 | 0.000494 | 0.00257 | 0.0315 | 0.260 | 0.557 | 1.452 | 2.489 |
| 12 | 0.000496 | 0.00274 | 0.0318 | 0.278 | 0.558 | 1.470 | 2.542 |
| 13 | 0.000488 | 0.00286 | 0.0316 | 0.224 | 0.562 | 1.496 | 2.580 |
| 14 | 0.000410 | 0.00264 | 0.0300 | 0.300 | 0.540 | 1.492 | 2.556 |
| 15 | 0.000446 | 0.00275 | 0.0325 | 0.268 | 0.545 | 1.438 | 2.428 |
| 16 | 0.000512 | 0.00261 | 0.0327 | 0.258 | 0.558 | 1.434 | 2.507 |
| 17 | 0.000500 | 0.00298 | 0.0288 | 0.238 | 0.554 | 1.490 | 2.514 |
| 18 | 0.000476 | 0.00254 | 0.0298 | 0.264 | 0.520 | 1.384 | 2.520 |
| 19 | 0.000484 | 0.00254 | 0.0298 | 0.286 | 0.538 | 1.452 | 2.488 |
| 20 | 0.000480 | 0.00270 | 0.0334 | 0.280 | 0.539 | 1.513 | 2.605 |
| 平均值 | 0.000480 | 0.00263 | 0.0310 | 0.264 | 0.551 | 1.471 | 2.525 |
| SD | 0.0000332 | 0.000191 | 0.00196 | 0.0189 | 0.0143 | 0.0362 | 0.0520 |
| Max | 0.000532 | 0.00298 | 0.0341 | 0.300 | 0.576 | 1.524 | 2.623 |
| Min | 0.000400 | 0.00202 | 0.0270 | 0.224 | 0.520 | 1.384 | 2.428 |
| Gmax | 1.566 | 1.832 | 1.582 | 1.905 | 1.748 | 1.464 | 1.885 |
| Gmin | 2.410 | 3.194 | 2.041 | 2.116 | 2.168 | 2.403 | 1.865 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.3-15

| 测定结果Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000495 | 0.00272 | 0.0320 | 0.252 | 0.566 | 1.505 | 2.563 |
| 2 | 0.000500 | 0.00270 | 0.0280 | 0.270 | 0.560 | 1.466 | 2.492 |
| 3 | 0.000485 | 0.00253 | 0.0332 | 0.276 | 0.548 | 1.524 | 2.623 |
| 4 | 0.000400 | 0.00202** | 0.0270 | 0.282 | 0.548 | 1.460 | 2.476 |
| 5 | 0.000492 | 0.00260 | 0.0302 | 0.250 | 0.528 | 1.436 | 2.470 |
| 6 | 0.000520 | 0.00252 | 0.0312 | 0.238 | 0.574 | 1.490 | 2.538 |
| 7 | 0.000532 | 0.00268 | 0.0318 | 0.262 | 0.576 | 1.518 | 2.592 |
| 8 | 0.000452 | 0.00244 | 0.0280 | 0.248 | 0.542 | 1.432 | 2.456 |
| 9 | 0.000490 | 0.00275 | 0.0341 | 0.267 | 0.549 | 1.509 | 2.553 |
| 10 | 0.000456 | 0.00272 | 0.0322 | 0.284 | 0.560 | 1.466 | 2.506 |
| 11 | 0.000494 | 0.00257 | 0.0315 | 0.260 | 0.557 | 1.452 | 2.489 |
| 12 | 0.000496 | 0.00274 | 0.0318 | 0.278 | 0.558 | 1.470 | 2.542 |
| 13 | 0.000488 | 0.00286 | 0.0316 | 0.224 | 0.562 | 1.496 | 2.580 |
| 14 | 0.000410 | 0.00264 | 0.0300 | 0.300 | 0.540 | 1.492 | 2.556 |
| 15 | 0.000446 | 0.00275 | 0.0325 | 0.268 | 0.545 | 1.438 | 2.428 |
| 16 | 0.000512 | 0.00261 | 0.0327 | 0.258 | 0.558 | 1.434 | 2.507 |
| 17 | 0.000500 | 0.00298 | 0.0288 | 0.238 | 0.554 | 1.490 | 2.514 |
| 18 | 0.000476 | 0.00254 | 0.0298 | 0.264 | 0.520 | 1.384 | 2.520 |
| 19 | 0.000484 | 0.00254 | 0.0298 | 0.286 | 0.538 | 1.452 | 2.488 |
| 20 | 0.000480 | 0.00270 | 0.0334 | 0.280 | 0.539 | 1.513 | 2.605 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.7762 | 一个检验已离群，不再检验二个 | 0.7632 | 0.7138 | 0.6713 | 0.7786 | 0.6533 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.3955 |  | 0.6248 | 0.6222 | 0.5697 | 0.5944 | 0.6949 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.3-16

| 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00893 | 0.0535 | 0.944 | 1.549 | 3.068 | 5.565 |
| 2 | 0.00798 | 0.0480 | 0.980 | 1.552 | 3.162 | 5.620 |
| 3 | 0.00866 | 0.0501 | 0.966 | 1.570 | 3.114 | 5.581 |
| 4 | 0.00766 | 0.0462 | 0.934 | 1.498 | 3.016 | 5.552 |
| 5 | 0.00838 | 0.0498 | 0.970 | 1.574 | 3.076 | 5.632 |
| 6 | 0.00872 | 0.0520 | 0.952 | 1.548 | 3.064 | 5.546 |
| 7 | 0.00848 | 0.0520 | 0.954 | 1.576 | 3.104 | 5.598 |
| 8 | 0.00766 | 0.0488 | 0.946 | 1.544 | 3.004 | 5.506 |
| 9 | 0.00894 | 0.0515 | 0.965 | 1.548 | 3.074 | 5.562 |
| 10 | 0.00808 | 0.0524 | 0.944 | 1.538 | 3.058 | 5.594 |
| 11 | 0.00844 | 0.0512 | 0.945 | 1.510 | 3.094 | 5.626 |
| 12 | 0.00894 | 0.0506 | 0.988 | 1.540 | 3.114 | 5.590 |
| 13 | 0.00884 | 0.0484 | 0.922 | 1.576 | 3.016 | 5.560 |
| 14 | 0.00878 | 0.0524 | 0.998 | 1.632 | 3.250 | 5.674 |
| 15 | 0.00762 | 0.0505 | 0.987 | 1.586 | 3.080 | 5.590 |
| 16 | 0.00755 | 0.0509 | 0.969 | 1.518 | 2.998 | 5.564 |
| 17 | 0.00892 | 0.0516 | 0.958 | 1.584 | 3.094 | 5.618 |
| 18 | 0.00742 | 0.0490 | 0.950 | 1.554 | 3.220 | 5.602 |
| 19 | 0.00806 | 0.0512 | 0.992 | 1.588 | 3.104 | 5.500 |
| 20 | 0.00892 | 0.0537 | 0.96 | 1.624 | 3.031 | 5.607 |
| 平均值 | 0.00835 | 0.0507 | 0.961 | 1.560 | 3.087 | 5.584 |
| SD | 0.000545 | 0.00190 | 0.0203 | 0.0339 | 0.0657 | 0.0418 |
| Max | 0.00894 | 0.0537 | 0.998 | 1.632 | 3.25 | 5.674 |
| Min | 0.00742 | 0.0462 | 0.922 | 1.498 | 2.998 | 5,500 |
| Gmax | 1,083 | 1.579 | 1.823 | 2.124 | 2.481 | 2.153 |
| Gmin | 1.706 | 2.368 | 1.921 | 1.829 | 1.355 | 2.010 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |

附表3.3-17

| 测定结果Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00893 | 0.0535 | 0.944 | 1.549 | 3.068 | 5.565 |
| 2 | 0.00798 | 0.0480 | 0.980 | 1.552 | 3.162 | 5.620 |
| 3 | 0.00866 | 0.0501 | 0.966 | 1.570 | 3.114 | 5.581 |
| 4 | 0.00766 | 0.0462 | 0.934 | 1.498 | 3.016 | 5.552 |
| 5 | 0.00838 | 0.0498 | 0.970 | 1.574 | 3.076 | 5.632 |
| 6 | 0.00872 | 0.0520 | 0.952 | 1.548 | 3.064 | 5.546 |
| 7 | 0.00848 | 0.0520 | 0.954 | 1.576 | 3.104 | 5.598 |
| 8 | 0.00766 | 0.0488 | 0.946 | 1.544 | 3.004 | 5.506 |
| 9 | 0.00894 | 0.0515 | 0.965 | 1.548 | 3.074 | 5.562 |
| 10 | 0.00808 | 0.0524 | 0.944 | 1.538 | 3.058 | 5.594 |
| 11 | 0.00844 | 0.0512 | 0.945 | 1.510 | 3.094 | 5.626 |
| 12 | 0.00894 | 0.0506 | 0.988 | 1.540 | 3.114 | 5.590 |
| 13 | 0.00884 | 0.0484 | 0.922 | 1.576 | 3.016 | 5.560 |
| 14 | 0.00878 | 0.0524 | 0.998 | 1.632 | 3.250* | 5.674 |
| 15 | 0.00762 | 0.0505 | 0.987 | 1.586 | 3.080 | 5.590 |
| 16 | 0.00755 | 0.0509 | 0.969 | 1.518 | 2.998 | 5.564 |
| 17 | 0.00892 | 0.0516 | 0.958 | 1.584 | 3.094 | 5.618 |
| 18 | 0.00742 | 0.0490 | 0.950 | 1.554 | 3.220* | 5.602 |
| 19 | 0.00806 | 0.0512 | 0.992 | 1.588 | 3.104 | 5.500 |
| 20 | 0.00892 | 0.0537 | 0.96 | 1.624 | 3.031 | 5.607 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.8626 | 0.7251 | 0.6743 | 0.5349 | 0.4021 | 0.6587 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.7049 | 0.5585 | 0.6788 | 0.6729 | 0.7994 | 0.5575 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |

附表3.3-18

| 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000707 | 0.00313 | 0.0302 | 0.150 |
| 2 | 0.000696 | 0.00304 | 0.0280 | 0.150 |
| 3 | 0.000702 | 0.00313 | 0.0297 | 0.149 |
| 4 | 0.000666 | 0.00286 | 0.0258 | 0.160 |
| 5 | 0.000690 | 0.00318 | 0.0260 | 0.140 |
| 6 | 0.000746 | 0.00300 | 0.0284 | 0.166 |
| 7 | 0.000716 | 0.00324 | 0.0300 | 0.158 |
| 8 | 0.000668 | 0.00308 | 0.0270 | 0.136 |
| 9 | 0.000725 | 0.00315 | 0.0312 | 0.159 |
| 10 | 0.000686 | 0.00322 | 0.0302 | 0.150 |
| 11 | 0.000696 | 0.00321 | 0.0293 | 0.151 |
| 12 | 0.000692 | 0.00312 | 0.0286 | 0.147 |
| 13 | 0.000692 | 0.00316 | 0.0290 | 0.156 |
| 14 | 0.000696 | 0.00296 | 0.0282 | 0.142 |
| 15 | 0.000750 | 0.00333 | 0.0294 | 0.148 |
| 16 | 0.000719 | 0.00322 | 0.0286 | 0.150 |
| 17 | 0.000716 | 0.00334 | 0.0286 | 0.152 |
| 18 | 0.000870** | 0.00398** | 0.0340 | 0.176 |
| 19 | 0.000744 | 0.00338 | 0.0296 | 0.162 |
| 20 | 0.000695 | 0.00322 | 0.0318 | 0.169 |
| 平均值 | 0.000714 | 0.00320 | 0.0292 | 0.154 |
| SD | 0.0000435 | 0.000224 | 0.00189 | 0.00985 |
| Max | 0.00087 | 0.00398 | 0.0340 | 0.176 |
| Min | 0.000666 | 0.00286 | 0.0258 | 0.136 |
| Gmax | 3.586 | 3.482 | 2.540 | 2.234 |
| Gmin | 1.103 | 1.518 | 1.799 | 1.827 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |

附表3.3-19

| 测定结果Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000707 | 0.00313 | 0.0302 | 0.150 |
| 2 | 0.000696 | 0.00304 | 0.0280 | 0.150 |
| 3 | 0.000702 | 0.00313 | 0.0297 | 0.149 |
| 4 | 0.000666 | 0.00286 | 0.0258 | 0.160 |
| 5 | 0.000690 | 0.00318 | 0.0260 | 0.140 |
| 6 | 0.000746 | 0.00300 | 0.0284 | 0.166 |
| 7 | 0.000716 | 0.00324 | 0.0300 | 0.158 |
| 8 | 0.000668 | 0.00308 | 0.0270 | 0.136 |
| 9 | 0.000725 | 0.00315 | 0.0312 | 0.159 |
| 10 | 0.000686 | 0.00322 | 0.0302 | 0.150 |
| 11 | 0.000696 | 0.00321 | 0.0293 | 0.151 |
| 12 | 0.000692 | 0.00312 | 0.0286 | 0.147 |
| 13 | 0.000692 | 0.00316 | 0.0290 | 0.156 |
| 14 | 0.000696 | 0.00296 | 0.0282 | 0.142 |
| 15 | 0.000750 | 0.00333 | 0.0294 | 0.148 |
| 16 | 0.000719 | 0.00322 | 0.0286 | 0.150 |
| 17 | 0.000716 | 0.00334 | 0.0286 | 0.152 |
| 18 | 0.000870** | 0.00398** | 0.0340 | 0.176 |
| 19 | 0.000744 | 0.00338 | 0.0296 | 0.162 |
| 20 | 0.000695 | 0.00322 | 0.0318 | 0.169 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 一个检验已离群， 不再检验二个 | 一个检验已离群， 不再检验二个 | 0.5102 | 0.5530 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 |  |  | 0.6467 | 0.7029 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |

附表3.3-20

| 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00299 | 0.0298 | 0.534 |
| 2 | 0.00280 | 0.0310 | 0.534 |
| 3 | 0.00297 | 0.0322 | 0.535 |
| 4 | 0.00268 | 0.0298 | 0.544 |
| 5 | 0.00274 | 0.0322 | 0.504 |
| 6 | 0.00318 | 0.0258 | 0.552 |
| 7 | 0.00302 | 0.0336 | 0.554 |
| 8 | 0.00262 | 0.0310 | 0.498 |
| 9 | 0.00312 | 0.0297 | 0.537 |
| 10 | 0.00296 | 0.0326 | 0.542 |
| 11 | 0.00294 | 0.0315 | 0.546 |
| 12 | 0.00296 | 0.0328 | 0.536 |
| 13 | 0.00276 | 0.0290 | 0.534 |
| 14 | 0.00290 | 0.0296 | 0.560 |
| 15 | 0.00314 | 0.0355 | 0.599 |
| 16 | 0.00305 | 0.0323 | 0.551 |
| 17 | 0.00294 | 0.0290 | 0.472 |
| 18 | 0.00312 | 0.0356 | 0.544 |
| 19 | 0.00312 | 0.0344 | 0.522 |
| 20 | 0.00297 | 0.0308 | 0.558 |
| 平均值 | 0.00295 | 0.0314 | 0.538 |
| SD | 0.000159 | 0.00239 | 0.0260 |
| Max | 0.00318 | 0.0356 | 0.599 |
| Min | 0.00262 | 0.0258 | 0.472 |
| Gmax | 1.447 | 1.757 | 2.346 |
| Gmin | 2.075 | 2.343 | 2.538 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-21

| 测定结果Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00299 | 0.0298 | 0.534 |
| 2 | 0.00280 | 0.0310 | 0.534 |
| 3 | 0.00297 | 0.0322 | 0.535 |
| 4 | 0.00268 | 0.0298 | 0.544 |
| 5 | 0.00274 | 0.0322 | 0.504 |
| 6 | 0.00318 | 0.0258 | 0.552 |
| 7 | 0.00302 | 0.0336 | 0.554 |
| 8 | 0.00262 | 0.0310 | 0.498 |
| 9 | 0.00312 | 0.0297 | 0.537 |
| 10 | 0.00296 | 0.0326 | 0.542 |
| 11 | 0.00294 | 0.0315 | 0.546 |
| 12 | 0.00296 | 0.0328 | 0.536 |
| 13 | 0.00276 | 0.0290 | 0.534 |
| 14 | 0.00290 | 0.0296 | 0.560 |
| 15 | 0.00314 | 0.0355 | 0.599 |
| 16 | 0.00305 | 0.0323 | 0.551 |
| 17 | 0.00294 | 0.0290 | 0.472 |
| 18 | 0.00312 | 0.0356 | 0.544 |
| 19 | 0.00312 | 0.0344 | 0.522 |
| 20 | 0.00297 | 0.0308 | 0.558 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.7923 | 0.6492 | 0.6389 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.5827 | 0.6238 | 0.4899 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-22

| 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00182 | 0.0111 | 0.580 | 1.058 | 1.579 |
| 2 | 0.00192 | 0.0120 | 0.584 | 1.062 | 1.586 |
| 3 | 0.00203 | 0.0105 | 0.559 | 1.054 | 1.570 |
| 4 | 0.00196 | 0.0108 | 0.544 | 1.020 | 1.532 |
| 5 | 0.00186 | 0.0106 | 0.538 | 1.044 | 1.574 |
| 6 | 0.00196 | 0.0108 | 0.564 | 1.058 | 1.590 |
| 7 | 0.00176 | 0.0114 | 0.580 | 1.064 | 1.592 |
| 8 | 0.00190 | 0.0116 | 0.570 | 1.072 | 1.582 |
| 9 | 0.00165 | 0.0118 | 0.575 | 1.058 | 1.583 |
| 10 | 0.00190 | 0.0108 | 0.570 | 1.036 | 1.560 |
| 11 | 0.00189 | 0.0106 | 0.566 | 1.028 | 1.569 |
| 12 | 0.00178 | 0.0121 | 0.576 | 1.056 | 1.586 |
| 13 | 0.00226 | 0.0104 | 0.576 | 1.040 | 1.576 |
| 14 | 0.00210 | 0.0110 | 0.584 | 1.114* | 1.666** |
| 15 | 0.00203 | 0.0117 | 0.554 | 1.047 | 1.558 |
| 16 | 0.00195 | 0.0114 | 0.557 | 1.002 | 1.508 |
| 17 | 0.00176 | 0.0114 | 0.562 | 1.032 | 1.558 |
| 18 | 0.00206 | 0.0120 | 0.570 | 1.046 | 1.574 |
| 19 | 0.00206 | 0.0116 | 0.560 | 1.048 | 1.562 |
| 20 | 0.00198 | 0.0118 | 0.598 | 1.024 | 1.541 |
| 平均值 | 0.00193 | 0.0113 | 0.568 | 1.048 | 1.572 |
| SD | 0.000141 | 0.000552 | 0.0143 | 0.0231 | 0.0304 |
| Max | 0.00226 | 0.0121 | 0.598 | 1.114 | 1.666 |
| Min | 0.00165 | 0.0104 | 0.538 | 1.002 | 1.508 |
| Gmax | 2.340 | 1.449 | 2.098 | 2.857 | 3.092 |
| Gmin | 1.986 | 1.630 | 2.098 | 1.991 | 2.105 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |

附表3.3-23

| 测定结果Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00182 | 0.0111 | 0.580 | 1.058 | 1.579 |
| 2 | 0.00192 | 0.0120 | 0.584 | 1.062 | 1.586 |
| 3 | 0.00203 | 0.0105 | 0.559 | 1.054 | 1.570 |
| 4 | 0.00196 | 0.0108 | 0.544 | 1.020 | 1.532 |
| 5 | 0.00186 | 0.0106 | 0.538 | 1.044 | 1.574 |
| 6 | 0.00196 | 0.0108 | 0.564 | 1.058 | 1.590 |
| 7 | 0.00176 | 0.0114 | 0.580 | 1.064 | 1.592 |
| 8 | 0.00190 | 0.0116 | 0.570 | 1.072 | 1.582 |
| 9 | 0.00165 | 0.0118 | 0.575 | 1.058 | 1.583 |
| 10 | 0.00190 | 0.0108 | 0.570 | 1.036 | 1.560 |
| 11 | 0.00189 | 0.0106 | 0.566 | 1.028 | 1.569 |
| 12 | 0.00178 | 0.0121 | 0.576 | 1.056 | 1.586 |
| 13 | 0.00226 | 0.0104 | 0.576 | 1.040 | 1.576 |
| 14 | 0.00210 | 0.0110 | 0.584 | 1.114* | 1.666** |
| 15 | 0.00203 | 0.0117 | 0.554 | 1.047 | 1.558 |
| 16 | 0.00195 | 0.0114 | 0.557 | 1.002 | 1.508 |
| 17 | 0.00176 | 0.0114 | 0.562 | 1.032 | 1.558 |
| 18 | 0.00206 | 0.0120 | 0.570 | 1.046 | 1.574 |
| 19 | 0.00206 | 0.0116 | 0.560 | 1.048 | 1.562 |
| 20 | 0.00198 | 0.0118 | 0.598 | 1.024 | 1.541 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.6003 | 0.7629 | 0.6805 | 0.4724 | 一个检验已离群， 不再检验二个 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.6802 | 0.7384 | 0.5666 | 0.6817 |  |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |

附表3.3-24

| 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00409 | 0.0281 | 0.191 |
| 2 | 0.00410 | 0.0268 | 0.204 |
| 3 | 0.00407 | 0.0280 | 0.201 |
| 4 | 0.00336** | 0.0256 | 0.190 |
| 5 | 0.00400 | 0.0262 | 0.190 |
| 6 | 0.00396 | 0.0276 | 0.182 |
| 7 | 0.00416 | 0.0274 | 0.204 |
| 8 | 0.00380 | 0.0262 | 0.184 |
| 9 | 0.00415 | 0.0283 | 0.201 |
| 10 | 0.00412 | 0.0278 | 0.196 |
| 11 | 0.00415 | 0.0277 | 0.195 |
| 12 | 0.00414 | 0.0286 | 0.192 |
| 13 | 0.00398 | 0.0284 | 0.196 |
| 14 | 0.00400 | 0.0292 | 0.190 |
| 15 | 0.00408 | 0.0280 | 0.191 |
| 16 | 0.00415 | 0.0298 | 0.193 |
| 17 | 0.00406 | 0.0274 | 0.194 |
| 18 | 0.00454 | 0.0308 | 0.210 |
| 19 | 0.00402 | 0.0282 | 0.210 |
| 20 | 0.00417 | 0.0267 | 0.214 |
| 平均值 | 0.00406 | 0.0278 | 0.196 |
| SD | 0.000214 | 0.00124 | 0.00864 |
| Max | 0.00454 | 0.0308 | 0.214 |
| Min | 0.00336 | 0.0256 | 0.182 |
| Gmax | 2.243 | 2.419 | 2.083 |
| Gmin | 3.271 | 1.774 | 1.620 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-25

| 测定结果Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00409 | 0.0281 | 0.191 |
| 2 | 0.00410 | 0.0268 | 0.204 |
| 3 | 0.00407 | 0.0280 | 0.201 |
| 4 | 0.00336** | 0.0256 | 0.190 |
| 5 | 0.00400 | 0.0262 | 0.190 |
| 6 | 0.00396 | 0.0276 | 0.182 |
| 7 | 0.00416 | 0.0274 | 0.204 |
| 8 | 0.00380 | 0.0262 | 0.184 |
| 9 | 0.00415 | 0.0283 | 0.201 |
| 10 | 0.00412 | 0.0278 | 0.196 |
| 11 | 0.00415 | 0.0277 | 0.195 |
| 12 | 0.00414 | 0.0286 | 0.192 |
| 13 | 0.00398 | 0.0284 | 0.196 |
| 14 | 0.00400 | 0.0292 | 0.190 |
| 15 | 0.00408 | 0.0280 | 0.191 |
| 16 | 0.00415 | 0.0298 | 0.193 |
| 17 | 0.00406 | 0.0274 | 0.194 |
| 18 | 0.00454 | 0.0308 | 0.210 |
| 19 | 0.00402 | 0.0282 | 0.210 |
| 20 | 0.00417 | 0.0267 | 0.214 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 一个检验已离群， 不再检验二个 | 0.5193 | 0.6118 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 |  | 0.7051 | 0.7157 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-26

| 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00189 | 0.0133 | 0.0515 | 0.134 | 0.554 | 1.549 | 2.138 |
| 2 | 0.00160 | 0.0132 | 0.0522 | 0.15 | 0.528 | 1.540 | 2.172 |
| 3 | 0.00204 | 0.0125 | 0.0505 | 0.0965 | 0.559 | 1.500 | 2.058 |
| 4 | 0.00262* | 0.0124 | 0.0560 | 0.114 | 0.564 | 1.504 | 2.110 |
| 5 | 0.00164 | 0.0108 | 0.0504 | 0.114 | 0.506 | 1.562 | 1.956 |
| 6 | 0.00162 | 0.0118 | 0.0488 | 0.13 | 0.566 | 1.512 | 2.078 |
| 7 | 0.00176 | 0.0130 | 0.0496 | 0.144 | 0.556 | 1.540 | 2.148 |
| 8 | 0.00190 | 0.0124 | 0.0468 | 0.138 | 0.550 | 1.454 | 2.084 |
| 9 | 0.00198 | 0.0138 | 0.0514 | 0.110 | 0.525 | 1.533 | 2.135 |
| 10 | 0.00188 | 0.0132 | 0.0538 | 0.134 | 0.548 | 1.510 | 2.130 |
| 11 | 0.00218 | 0.0131 | 0.0534 | 0.137 | 0.561 | 1.566 | 2.121 |
| 12 | 0.00166 | 0.0128 | 0.0516 | 0.132 | 0.550 | 1.542 | 2.138 |
| 13 | 0.00176 | 0.0104 | 0.0514 | 0.124 | 0.546 | 1.552 | 2.114 |
| 14 | 0.00190 | 0.0131 | 0.0500 | 0.136 | 0.546 | 1.546 | 2.079 |
| 15 | 0.00190 | 0.0131 | 0.0500 | 0.136 | 0.546 | 1.546 | 2.079 |
| 16 | 0.00175 | 0.0129 | 0.0483 | 0.134 | 0.513 | 1.508 | 1.993 |
| 17 | 0.00174 | 0.0114 | 0.0478 | 0.0956 | 0.546 | 1.556 | 2.038 |
| 18 | 0.00146 | 0.0114 | 0.0440 | 0.0832 | 0.512 | 1.324** | 1.914 |
| 19 | 0.00156 | 0.0112 | 0.0494 | 0.124 | 0.532 | 1.524 | 2.096 |
| 20 | 0.00210 | 0.0144 | 0.0489 | 0.152 | 0.611* | 1.521 | 2.178 |
| 平均值 | 0.00185 | 0.0125 | 0.0503 | 0.126 | 0.546 | 1.519 | 2.088 |
| SD | 0.000261 | 0.00104 | 0.00263 | 0.0184 | 0.0233 | 0.0531 | 0.0690 |
| Max | 0.00262 | 0.0144 | 0.056 | 0.152 | 0.611 | 1.566 | 2.178 |
| Min | 0.00146 | 0.0104 | 0.044 | 0.0832 | 0.506 | 1.324 | 1.914 |
| Gmax | 2.950 | 1.827 | 2.167 | 1.413 | 2.790 | 0.885 | 1.304 |
| Gmin | 1.494 | 2.019 | 2.395 | 2.326 | 1.717 | 3.672 | 2.522 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.3-27

| 测定结果Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00189 | 0.0133 | 0.0515 | 0.134 | 0.554 | 1.549 | 2.138 |
| 2 | 0.00160 | 0.0132 | 0.0522 | 0.15 | 0.528 | 1.540 | 2.172 |
| 3 | 0.00204 | 0.0125 | 0.0505 | 0.0965 | 0.559 | 1.500 | 2.058 |
| 4 | 0.00262* | 0.0124 | 0.0560 | 0.114 | 0.564 | 1.504 | 2.110 |
| 5 | 0.00164 | 0.0108 | 0.0504 | 0.114 | 0.506 | 1.562 | 1.956* |
| 6 | 0.00162 | 0.0118 | 0.0488 | 0.13 | 0.566 | 1.512 | 2.078 |
| 7 | 0.00176 | 0.0130 | 0.0496 | 0.144 | 0.556 | 1.540 | 2.148 |
| 8 | 0.00190 | 0.0124 | 0.0468 | 0.138 | 0.550 | 1.454 | 2.084 |
| 9 | 0.00198 | 0.0138 | 0.0514 | 0.110 | 0.525 | 1.533 | 2.135 |
| 10 | 0.00188 | 0.0132 | 0.0538 | 0.134 | 0.548 | 1.510 | 2.130 |
| 11 | 0.00218* | 0.0131 | 0.0534 | 0.137 | 0.561 | 1.566 | 2.121 |
| 12 | 0.00166 | 0.0128 | 0.0516 | 0.132 | 0.550 | 1.542 | 2.138 |
| 13 | 0.00176 | 0.0104 | 0.0514 | 0.124 | 0.546 | 1.552 | 2.114 |
| 14 | 0.00190 | 0.0131 | 0.0500 | 0.136 | 0.546 | 1.546 | 2.079 |
| 15 | 0.00190 | 0.0131 | 0.0500 | 0.136 | 0.546 | 1.546 | 2.079 |
| 16 | 0.00175 | 0.0129 | 0.0483 | 0.134 | 0.513 | 1.508 | 1.993 |
| 17 | 0.00174 | 0.0114 | 0.0478 | 0.0956 | 0.546 | 1.556 | 2.038 |
| 18 | 0.00146 | 0.0114 | 0.0440 | 0.0832 | 0.512 | 1.324** | 1.914* |
| 19 | 0.00156 | 0.0112 | 0.0494 | 0.124 | 0.532 | 1.524 | 2.096 |
| 20 | 0.00210 | 0.0144 | 0.0489 | 0.152 | 0.611* | 1.521 | 2.178 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.4015 | 0.7160 | 0.6223 | 0.7833 | 0.5134 | 一个检验已离群 ，不再检验二个 | 0.8136 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.8015 | 0.5990 | 0.5659 | 0.5296 | 0.7051 |  | 0.4155 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.3-28

| 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000309 | 0.00582 | 0.0209 |
| 2 | 0.000306 | 0.00576 | 0.0228 |
| 3 | 0.000329 | 0.00604 | 0.0226 |
| 4 | 0.000332 | 0.00578 | 0.0228 |
| 5 | 0.000308 | 0.00552 | 0.0220 |
| 6 | 0.000322 | 0.00608 | 0.0196 |
| 7 | 0.000332 | 0.00586 | 0.0224 |
| 8 | 0.000444** | 0.00580 | 0.0226 |
| 9 | 0.000332 | 0.00608 | 0.0212 |
| 10 | 0.000336 | 0.00582 | 0.0240 |
| 11 | 0.000254 | 0.00577 | 0.0218 |
| 12 | 0.000318 | 0.00602 | 0.0228 |
| 13 | 0.000320 | 0.00576 | 0.0204 |
| 14 | 0.000296 | 0.00564 | 0.0214 |
| 15 | 0.000250 | 0.00580 | 0.0229 |
| 16 | 0.000322 | 0.00599 | 0.0215 |
| 17 | 0.000304 | 0.00592 | 0.0224 |
| 18 | 0.000376 | 0.00556 | 0.0238 |
| 19 | 0.000328 | 0.00562 | 0.0238 |
| 20 | 0.000324 | 0.00594 | 0.0188 |
| 平均值 | 0.000322 | 0.00583 | 0.0220 |
| SD | 0.0000396 | 0.000165 | 0.00136 |
| Max | 0.000444 | 0.00608 | 0.0240 |
| Min | 0.000250 | 0.00552 | 0.0188 |
| Gmax | 3.081 | 1.515 | 1.471 |
| Gmin | 1.818 | 1.879 | 2.353 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-29

| 测定结果As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000309 | 0.00582 | 0.0209 |
| 2 | 0.000306 | 0.00576 | 0.0228 |
| 3 | 0.000329 | 0.00604 | 0.0226 |
| 4 | 0.000332 | 0.00578 | 0.0228 |
| 5 | 0.000308 | 0.00552 | 0.0220 |
| 6 | 0.000322 | 0.00608 | 0.0196 |
| 7 | 0.000332 | 0.00586 | 0.0224 |
| 8 | 0.000444** | 0.00580 | 0.0226 |
| 9 | 0.000332 | 0.00608 | 0.0212 |
| 10 | 0.000336 | 0.00582 | 0.0240 |
| 11 | 0.000254 | 0.00577 | 0.0218 |
| 12 | 0.000318 | 0.00602 | 0.0228 |
| 13 | 0.000320 | 0.00576 | 0.0204 |
| 14 | 0.000296 | 0.00564 | 0.0214 |
| 15 | 0.000250 | 0.00580 | 0.0229 |
| 16 | 0.000322 | 0.00599 | 0.0215 |
| 17 | 0.000304 | 0.00592 | 0.0224 |
| 18 | 0.000376 | 0.00556 | 0.0238 |
| 19 | 0.000328 | 0.00562 | 0.0238 |
| 20 | 0.000324 | 0.00594 | 0.0188 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 一个检验已离群， 不再检验二个 | 0.7302 | 0.7778 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 |  | 0.6408 | 0.4883 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-30

| 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00945 | 0.0284 | 0.336 |
| 2 | 0.00966 | 0.0260 | 0.338 |
| 3 | 0.00977 | 0.0256 | 0.319 |
| 4 | 0.00790 | 0.0196** | 0.252 |
| 5 | 0.00876 | 0.0256 | 0.260 |
| 6 | 0.00870 | 0.0266 | 0.308 |
| 7 | 0.00946 | 0.0272 | 0.324 |
| 8 | 0.00890 | 0.0240 | 0.280 |
| 9 | 0.00935 | 0.0278 | 0.348 |
| 10 | 0.00940 | 0.0270 | 0.316 |
| 11 | 0.00920 | 0.0265 | 0.318 |
| 12 | 0.00934 | 0.0236 | 0.326 |
| 13 | 0.00948 | 0.0286 | 0.332 |
| 14 | 0.00836 | 0.0264 | 0.312 |
| 15 | 0.0102 | 0.0268 | 0.317 |
| 16 | 0.00916 | 0.0285 | 0.307 |
| 17 | 0.0100 | 0.0254 | 0.302 |
| 18 | 0.0102 | 0.0262 | 0.322 |
| 19 | 0.00928 | 0.0254 | 0.308 |
| 20 | 0.00930 | 0.0277 | 0.342 |
| 平均值 | 0.00929 | 0.0261 | 0.313 |
| SD | 0.000573 | 0.00205 | 0.0250 |
| Max | 0.0102 | 0.0286 | 0.348 |
| Min | 0.0079 | 0.0196 | 0.252 |
| Gmax | 1.588 | 1.220 | 1,400 |
| Gmin | 2,426 | 3.171 | 2.440 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-31

| 测定结果La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00945 | 0.0284 | 0.336 |
| 2 | 0.00966 | 0.0260 | 0.338 |
| 3 | 0.00977 | 0.0256 | 0.319 |
| 4 | 0.00790 | 0.0196** | 0.252* |
| 5 | 0.00876 | 0.0256 | 0.260* |
| 6 | 0.00870 | 0.0266 | 0.308 |
| 7 | 0.00946 | 0.0272 | 0.324 |
| 8 | 0.00890 | 0.0240 | 0.280 |
| 9 | 0.00935 | 0.0278 | 0.348 |
| 10 | 0.00940 | 0.0270 | 0.316 |
| 11 | 0.00920 | 0.0265 | 0.318 |
| 12 | 0.00934 | 0.0236 | 0.326 |
| 13 | 0.00948 | 0.0286 | 0.332 |
| 14 | 0.00836 | 0.0264 | 0.312 |
| 15 | 0.0102 | 0.0268 | 0.317 |
| 16 | 0.00916 | 0.0285 | 0.307 |
| 17 | 0.0100 | 0.0254 | 0.302 |
| 18 | 0.0102 | 0.0262 | 0.322 |
| 19 | 0.00928 | 0.0254 | 0.308 |
| 20 | 0.00930 | 0.0277 | 0.342 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.7073 | 一个检验已离群， 不再检验二个 | 0.8107 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.5009 |  | 0.3811 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-32

| 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00639 | 0.0131 | 0.473 |
| 2 | 0.00650 | 0.0140 | 0.462 |
| 3 | 0.00682 | 0.0135 | 0.449 |
| 4 | 0.00586 | 0.0120 | 0.402 |
| 5 | 0.00612 | 0.0120 | 0.430 |
| 6 | 0.00626 | 0.0130 | 0.454 |
| 7 | 0.00642 | 0.0128 | 0.468 |
| 8 | 0.00612 | 0.0116 | 0.440 |
| 9 | 0.00667 | 0.0137 | 0.485 |
| 10 | 0.00662 | 0.0134 | 0.460 |
| 11 | 0.00642 | 0.0139 | 0.460 |
| 12 | 0.00656 | 0.0132 | 0.470 |
| 13 | 0.00640 | 0.0122 | 0.434 |
| 14 | 0.00604 | 0.0120 | 0.456 |
| 15 | 0.00661 | 0.0137 | 0.447 |
| 16 | 0.00625 | 0.0121 | 0.468 |
| 17 | 0.00640 | 0.0134 | 0.454 |
| 18 | 0.00588 | 0.012 | 0.402 |
| 19 | 0.00646 | 0.0136 | 0.452 |
| 20 | 0.00610 | 0.0136 | 0.453 |
| 平均值 | 0.00635 | 0.0129 | 0.451 |
| SD | 0.000262 | 0.000778 | 0.0213 |
| Max | 0.00682 | 0.0140 | 0.485 |
| Min | 0.00586 | 0.0116 | 0.402 |
| Gmax | 1.794 | 1.414 | 1.596 |
| Gmin | 1.870 | 1.671 | 2.300 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-33

| 测定结果Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00639 | 0.0131 | 0.473 |
| 2 | 0.00650 | 0.0140 | 0.462 |
| 3 | 0.00682 | 0.0135 | 0.449 |
| 4 | 0.00586 | 0.0120 | 0.402* |
| 5 | 0.00612 | 0.0120 | 0.430 |
| 6 | 0.00626 | 0.0130 | 0.454 |
| 7 | 0.00642 | 0.0128 | 0.468 |
| 8 | 0.00612 | 0.0116 | 0.440 |
| 9 | 0.00667 | 0.0137 | 0.485 |
| 10 | 0.00662 | 0.0134 | 0.460 |
| 11 | 0.00642 | 0.0139 | 0.460 |
| 12 | 0.00656 | 0.0132 | 0.470 |
| 13 | 0.00640 | 0.0122 | 0.434 |
| 14 | 0.00604 | 0.0120 | 0.456 |
| 15 | 0.00661 | 0.0137 | 0.447 |
| 16 | 0.00625 | 0.0121 | 0.468 |
| 17 | 0.00640 | 0.0134 | 0.454 |
| 18 | 0.00588 | 0.012 | 0.402* |
| 19 | 0.00646 | 0.0136 | 0.452 |
| 20 | 0.00610 | 0.0136 | 0.453 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.7180 | 0.8004 | 0.7879 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.6145 | 0.7400 | 0.3796 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-34

| 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00785 | 0.0426 | 0.296 |
| 2 | 0.00760 | 0.0500 | 0.290 |
| 3 | 0.00795 | 0.0396 | 0.283 |
| 4 | 0.00788 | 0.0360 | 0.278 |
| 5 | 0.00810 | 0.0414 | 0.294 |
| 6 | 0.00784 | 0.0406 | 0.272 |
| 7 | 0.00786 | 0.0446 | 0.288 |
| 8 | 0.00680** | 0.0372 | 0.246 |
| 9 | 0.00801 | 0.0427 | 0.291 |
| 10 | 0.00794 | 0.0402 | 0.306 |
| 11 | 0.00777 | 0.0407 | 0.285 |
| 12 | 0.00812 | 0.0408 | 0.270 |
| 13 | 0.00770 | 0.0412 | 0.272 |
| 14 | 0.00780 | 0.0416 | 0.300 |
| 15 | 0.00796 | 0.0389 | 0.276 |
| 16 | 0.00763 | 0.0403 | 0.259 |
| 17 | 0.00782 | 0.0416 | 0.314 |
| 18 | 0.00748 | 0.0282* | 0.256 |
| 19 | 0.00828 | 0.0382 | 0.292 |
| 20 | 0.00806 | 0.0459 | 0.265 |
| 平均值 | 0.00782 | 0.0406 | 0.282 |
| SD | 0.000307 | 0.00423 | 0.0174 |
| Max | 0.00828 | 0.05 | 0.314 |
| Min | 0.00680 | 0.0282 | 0.246 |
| Gmax | 1.498 | 2.222 | 1.839 |
| Gmin | 3.322 | 2.931 | 2.069 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-35

| 测定结果Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00785 | 0.0426 | 0.296 |
| 2 | 0.00760 | 0.0500 | 0.290 |
| 3 | 0.00795 | 0.0396 | 0.283 |
| 4 | 0.00788 | 0.0360* | 0.278 |
| 5 | 0.00810 | 0.0414 | 0.294 |
| 6 | 0.00784 | 0.0406 | 0.272 |
| 7 | 0.00786 | 0.0446 | 0.288 |
| 8 | 0.00680** | 0.0372 | 0.246 |
| 9 | 0.00801 | 0.0427 | 0.291 |
| 10 | 0.00794 | 0.0402 | 0.306 |
| 11 | 0.00777 | 0.0407 | 0.285 |
| 12 | 0.00812 | 0.0408 | 0.270 |
| 13 | 0.00770 | 0.0412 | 0.272 |
| 14 | 0.00780 | 0.0416 | 0.300 |
| 15 | 0.00796 | 0.0389 | 0.276 |
| 16 | 0.00763 | 0.0403 | 0.259 |
| 17 | 0.00782 | 0.0416 | 0.314 |
| 18 | 0.00748 | 0.0282* | 0.256 |
| 19 | 0.00828 | 0.0382 | 0.292 |
| 20 | 0.00806 | 0.0459 | 0.265 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 一个检验已离群， 不再检验二个 | 0.6239 | 0.6829 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 |  | 0.4371 | 0.6272 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |

附表3.3-36

| 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00241 | 0.0483 | 0.201 | 1.267 | 2.105 |
| 2 | 0.00206 | 0.0464 | 0.200 | 1.258 | 2.128 |
| 3 | 0.00253 | 0.0468 | 0.221 | 1.255 | 2.127 |
| 4 | 0.00184 | 0.0470 | 0.200 | 1.246 | 2.112 |
| 5 | 0.00216 | 0.0442 | 0.186 | 1.206 | 2.064 |
| 6 | 0.00206 | 0.0474 | 0.188 | 1.270 | 2.154 |
| 7 | 0.00242 | 0.0484 | 0.206 | 1.260 | 2.128 |
| 8 | 0.00206 | 0.0438 | 0.180 | 1.168 | 2.028 |
| 9 | 0.00237 | 0.0453 | 0.205 | 1.235 | 2.093 |
| 10 | 0.00230 | 0.0480 | 0.202 | 1.246 | 2.092 |
| 11 | 0.00256 | 0.0493 | 0.194 | 1.220 | 2.026 |
| 12 | 0.00238 | 0.0484 | 0.204 | 1.270 | 2.102 |
| 13 | 0.00254 | 0.0526 | 0.194 | 1.256 | 2.118 |
| 14 | 0.00240 | 0.0480 | 0.200 | 1.202 | 2.064 |
| 15 | 0.00244 | 0.0488 | 0.206 | 1.274 | 2.108 |
| 16 | 0.00250 | 0.0474 | 0.197 | 1.200 | 2.001 |
| 17 | 0.00258 | 0.0460 | 0.198 | 1.232 | 2.116 |
| 18 | 0.00230 | 0.0440 | 0.196 | 1.140 | 1.968 |
| 19 | 0.00232 | 0.0454 | 0.192 | 1.212 | 2.056 |
| 20 | 0.00280 | 0.0504 | 0.210 | 1.316 | 2.113 |
| 平均值 | 0.00235 | 0.0473 | 0.199 | 1.237 | 2.085 |
| SD | 0.000225 | 0.00220 | 0.00901 | 0.0405 | 0.0483 |
| Max | 0.0028 | 0.0526 | 0.221 | 1.316 | 2.154 |
| Min | 0.00184 | 0.0438 | 0.18 | 1.14 | 1.968 |
| Gmax | 2.000 | 2.409 | 2.442 | 1.951 | 1.429 |
| Gmin | 2.267 | 1.591 | 2.109 | 2.395 | 2.422 |
| P=20 | 上5%的G临界值为2.709，上1%的G临界值为3.001。 |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |

附表3.3-37

| 测定结果Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00241 | 0.0483 | 0.201 | 1.267 | 2.105 |
| 2 | 0.00206 | 0.0464 | 0.200 | 1.258 | 2.128 |
| 3 | 0.00253 | 0.0468 | 0.221 | 1.255 | 2.127 |
| 4 | 0.00184 | 0.0470 | 0.200 | 1.246 | 2.112 |
| 5 | 0.00216 | 0.0442 | 0.186 | 1.206 | 2.064 |
| 6 | 0.00206 | 0.0474 | 0.188 | 1.270 | 2.154 |
| 7 | 0.00242 | 0.0484 | 0.206 | 1.260 | 2.128 |
| 8 | 0.00206 | 0.0438 | 0.180 | 1.168 | 2.028 |
| 9 | 0.00237 | 0.0453 | 0.205 | 1.235 | 2.093 |
| 10 | 0.00230 | 0.0480 | 0.202 | 1.246 | 2.092 |
| 11 | 0.00256 | 0.0493 | 0.194 | 1.220 | 2.026 |
| 12 | 0.00238 | 0.0484 | 0.204 | 1.270 | 2.102 |
| 13 | 0.00254 | 0.0526 | 0.194 | 1.256 | 2.118 |
| 14 | 0.00240 | 0.0480 | 0.200 | 1.202 | 2.064 |
| 15 | 0.00244 | 0.0488 | 0.206 | 1.274 | 2.108 |
| 16 | 0.00250 | 0.0474 | 0.197 | 1.200 | 2.001 |
| 17 | 0.00258 | 0.0460 | 0.198 | 1.232 | 2.116 |
| 18 | 0.00230 | 0.0440 | 0.196 | 1.140 | 1.968 |
| 19 | 0.00232 | 0.0454 | 0.192 | 1.212 | 2.056 |
| 20 | 0.00280 | 0.0504 | 0.210 | 1.316 | 2.113 |
| 两高 Gp-1，p=SP-1,P2/S02 | 0.7111 | 0.5445 | 0.5690 | 0.7289 | 0.8359 |
| 两低 G1，2=S1，22/S02 | 0.6038 | 0.7201 | 0.6199 | 0.5004 | 0.4797 |
| P=20 | 下5%的G临界值为0.4391，下1%的G临界值为0.3585。 |  |  |  |  |
| *为歧离值，保留参与精密度计算；**为离群值，舍弃。 |  |  |  |  |  |

4 精密度计算

4.1.精密度计算

综合考虑曼德尔h-k检验、科克伦检验和格拉布斯检验结果，在剔除实验室4的12#Pb、实验室8的3#/4#Pb、实验室11的1#Pb、实验室4的19#/32#Al、实验室5的36#Al、实验室8的31#/32#/36#Al、实验室18的6#/27#Al、实验室11的1#/19#Al、实验室13的6#Al、实验室15的28#Al、实验室16的30#Al、实验室8的10#/18#Cd、实验室13的4#Cd、实验室2的2#Sn、实验室14的4#Sn、实验室4的4#Fe、实验室8的4#Fe、实验室13的9#Fe、实验室19的3#/4#Fe、实验室17的12#Cu、实验室18的3#Cu、实验室19的42#Cu、实验室20的23#Cu、实验室3的12#Cu、实验室5的3#Cu、实验室16的5#Cu、实验室4的4#Ni、实验室1的18#/26#Ni、实验室8的4#/17#Ni、实验室17的4#Ni、实验室20的18#Ni、实验室8的4#/19#Mg、实验室18的15#Mg、实验室18的5#/8#Ti、实验室13的21#Ti、实验室20的21#Ti、实验室11的8#Ti、实验室16的8#Ti、实验室1的8#Cr、实验室13的5#Cr、实验室14的26#Bi、实验室8的25#Bi、实验室20的20#Bi、实验室3的25#Bi、实验室11的25#Bi、实验室4的7#Mn、实验室10的18#Mn、实验室13的18#Mn、实验室20的18#Mn、实验室4的7#Si、实验室1的16#Si、实验室13的38#Si、实验室18的40#Si、实验室8的37#/40#Si、实验室20的39#Si、实验室11的16#Si、实验室8的36#As、实验室11的36#As、实验室3的9#As、实验室18的9#As、实验室4的11#La、实验室1的17#La、实验室8的11#/15#La、实验室10的17#La、实验室18的17#La、实验室1的17#/15#Ce、实验室6的15#Ce、实验室8的15#Ce、实验室9的17#Ce、实验室10的13#Ce、实验室8的41#Sr、实验室5的41#/16#Sr、实验室8的33#/35#/36#Sb、实验室20的33#/34#/35#Sb、实验室11的33#/35#Sb、实验室13的33#/34#Sb、实验室16的35#Sb离群值，各水平的总平均值m、实验室数p、重复性方差S2r、重复性标准偏差Sr、实验室间方差S2L、再现性方差S2R、再现性标准偏差SR、重复性限r和再现性限R见表4.1-1～

精密度相关计算

| 元素Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.02428 | 0.2854 | 0.8524 | 6.5443 | 70.2560 | 138.4890 | 265.9310 |
| T2 | 4.940E-06 | 0.0006270 | 0.005555 | 0.3153 | 37.6920 | 141.0939 | 520.1249 |
| T3 | 120 | 131 | 131 | 136 | 131 | 136 | 136 |
| T4 | 930 | 1051 | 1051 | 1076 | 1051 | 1076 | 1076 |
| T5 | 1.823E-08 | 1.527E-06 | 2.923E-06 | 1.171E-04 | 8.200E-03 | 3.738E-02 | 3.592E-02 |
| Sr2 | 1.787E-10 | 1.363E-08 | 2.610E-08 | 1.010E-06 | 7.322E-05 | 3.222E-04 | 3.097E-04 |
| SL2 | 2.379E-10 | 3.900E-08 | 6.873E-08 | 2.836E-06 | 9.769E-05 | 5.017E-04 | 9.697E-04 |
| SR2 | 4.166E-10 | 5.264E-08 | 9.483E-08 | 3.846E-06 | 1.709E-04 | 8.239E-04 | 1.279E-03 |
| Sr | 1.337E-05 | 0.0001168 | 1.616E-04 | 1.005E-03 | 8.557E-03 | 1.795E-02 | 1.760E-02 |
| SR | 2.041E-05 | 0.0002294 | 3.079E-04 | 1.961E-03 | 1.307E-02 | 2.870E-02 | 3.577E-02 |
| 总平均值 | 0.0002021 | 0.002172 | 0.006503 | 0.04806 | 0.5361 | 1.0181 | 1.9564 |
| r | 0.000037 | 0.00033 | 0.00045 | 0.0028 | 0.024 | 0.050 | 0.049 |
| R | 0.000057 | 0.00064 | 0.00086 | 0.0055 | 0.037 | 0.080 | 0.100 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Pb | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 18 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.00020 | 0.0022 | 0.0065 | 0.048 | 0.54 | 1.02 | 1.96 |
| r | 0.00004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.003 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| R | 0.00006 | 0.0007 | 0.0009 | 0.006 | 0.04 | 0.08 | 0.18 |

| 元素Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.03707 | 0.3372 | 8.9289 | 116.0400 | 393.4890 | 754.7400 | 1524.1010 | 2145.3250 | 2560.3970 |
| T2 | 1.184E-05 | 9.071E-04 | 0.6331 | 112.2381 | 1182.1249 | 4348.8992 | 18584.2332 | 35134.0132 | 52029.5690 |
| T3 | 120 | 126 | 126 | 120 | 131 | 131 | 125 | 131 | 126 |
| T4 | 930 | 1026 | 1026 | 930 | 1051 | 1051 | 955 | 1051 | 1026 |
| T5 | 6.399E-08 | 2.990E-06 | 1.802E-04 | 0.01117 | 0.1024 | 0.1541 | 0.4411 | 0.8311 | 1.5650 |
| Sr2 | 6.274E-10 | 2.768E-08 | 1.669E-06 | 1.096E-04 | 9.143E-04 | 1.376E-03 | 4.161E-03 | 7.421E-03 | 1.449E-02 |
| SL2 | 3.308E-09 | 3.337E-08 | 2.513E-06 | 2.278E-04 | 1.404E-03 | 4.350E-03 | 9.266E-03 | 7.379E-03 | 4.166E-03 |
| SR2 | 3.935E-09 | 6.106E-08 | 4.182E-06 | 3.373E-04 | 2.318E-03 | 5.726E-03 | 1.343E-02 | 1.480E-02 | 1.866E-02 |
| Sr | 2.505E-05 | 1.664E-04 | 1.292E-03 | 1.047E-02 | 3.024E-02 | 3.709E-02 | 6.451E-02 | 8.614E-02 | 0.1204 |
| SR | 6.273E-05 | 2.471E-04 | 2.045E-03 | 1.837E-02 | 4.815E-02 | 7.567E-02 | 0.1159 | 0.1216 | 0.1366 |
| 总平均值 | 0.0003070 | 0.002691 | 0.07082 | 0.9680 | 2.9995 | 5.7562 | 12.1823 | 16.3869 | 20.3164 |
| r | 0.000070 | 0.00047 | 0.0036 | 0.029 | 0.085 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.34 |
| R | 0.00018 | 0.00069 | 0.0057 | 0.051 | 0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.34 | 0.38 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Al | 1 | 36 | 6 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.00031 | 0.0027 | 0.071 | 0.97 | 3.00 | 5.76 | 12.18 | 16.39 | 20.32 |
| r | 0.00007 | 0.0005 | 0.004 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.34 |
| R | 0.00018 | 0.0007 | 0.006 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.34 | 0.38 |

| 元素Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.02358 | 0.3406 | 7.0654 | 61.1810 |
| T2 | 4.269E-06 | 8.878E-04 | 0.38165 | 28.5959 |
| T3 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| T4 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
| T5 | 1.242E-08 | 5.812E-07 | 9.517E-05 | 9.398E-03 |
| Sr2 | 1.109E-10 | 5.190E-09 | 8.497E-07 | 8.391E-05 |
| SL2 | 2.009E-10 | 1.558E-08 | 4.620E-06 | 1.705E-04 |
| SR2 | 3.118E-10 | 2.077E-08 | 5.469E-06 | 2.545E-04 |
| Sr | 1.053E-05 | 7.204E-05 | 9.218E-04 | 9.160E-03 |
| SR | 1.766E-05 | 1.441E-04 | 2.339E-03 | 1.595E-02 |
| 总平均值 | 0.0001784 | 0.002585 | 0.05344 | 0.4658 |
| r | 0.000029 | 0.00020 | 0.0026 | 0.026 |
| R | 0.000049 | 0.00040 | 0.0065 | 0.045 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Cd | 2 | 4 | 10 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.00018 | 0.0026 | 0.054 | 0.47 |
| r | 0.00003 | 0.00020 | 0.003 | 0.03 |
| R | 0.00005 | 0.00040 | 0.007 | 0.05 |

| 元素Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.01843 | 0.3320 | 3.6418 |
| T2 | 2.719E-06 | 0.0008434 | 0.09800 |
| T3 | 126 | 131 | 136 |
| T4 | 1026 | 1051 | 1076 |
| T5 | 2.021E-08 | 1.346E-06 | 2.274E-04 |
| Sr2 | 1.871E-10 | 1.202E-08 | 1.960E-06 |
| SL2 | 1.600E-10 | 1.635E-08 | 3.427E-06 |
| SR2 | 3.471E-10 | 2.837E-08 | 5.388E-06 |
| Sr | 1.368E-05 | 1.096E-04 | 1.400E-03 |
| SR | 1.863E-05 | 1.684E-04 | 2.321E-03 |
| 总平均值 | 0.0001446 | 0.002524 | 0.02692 |
| r | 0.000038 | 0.00031 | 0.0039 |
| R | 0.000052 | 0.00047 | 0.0065 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Sn | 2 | 4 | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.00015 | 0.0025 | 0.027 |
| r | 0.00004 | 0.0003 | 0.004 |
| R | 0.00005 | 0.0005 | 0.007 |

| 元素Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.01920 | 0.4928 | 1.6312 | 33.3270 |
| T2 | 2.954E-06 | 0.002009 | 0.01960 | 8.4945 |
| T3 | 126 | 121 | 136 | 131 |
| T4 | 1026 | 1001 | 1076 | 1051 |
| T5 | 1.454E-08 | 1.641E-06 | 4.000E-05 | 3.836E-03 |
| Sr2 | 1.346E-10 | 1.578E-08 | 3.448E-07 | 3.425E-05 |
| SL2 | 2.089E-10 | 1.842E-08 | 2.161E-07 | 1.249E-04 |
| SR2 | 3.435E-10 | 3.420E-08 | 5.610E-07 | 1.592E-04 |
| Sr | 1.160E-05 | 1.256E-04 | 5.872E-04 | 5.853E-03 |
| SR | 1.853E-05 | 1.849E-04 | 7.490E-04 | 1.262E-02 |
| 总平均值 | 0.0001524 | 0.004064 | 0.01198 | 0.2534 |
| r | 0.000032 | 0.00035 | 0.0016 | 0.016 |
| R | 0.000052 | 0.00052 | 0.0021 | 0.035 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Fe | 3 | 4 | 11 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.00015 | 0.0041 | 0.012 | 0.25 |
| r | 0.00004 | 0.0004 | 0.002 | 0.02 |
| R | 0.00006 | 0.0006 | 0.003 | 0.04 |

| 元素Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.01497 | 0.07059 | 1.0008 | 8.0068 | 23.1420 | 329.6310 | 546.0790 | 704.5080 |
| T2 | 1.806E-06 | 3.965E-05 | 0.008017 | 0.5348 | 4.2910 | 799.2106 | 2193.7032 | 3650.0551 |
| T3 | 126 | 126 | 125 | 120 | 125 | 136 | 136 | 136 |
| T4 | 1026 | 1026 | 955 | 930 | 955 | 1076 | 1076 | 1076 |
| T5 | 1.480E-08 | 2.670E-08 | 1.952E-06 | 9.121E-05 | 4.213E-03 | 6.461E-02 | 0.1472 | 0.2406 |
| Sr2 | 1.370E-10 | 2.472E-10 | 1.841E-08 | 8.942E-07 | 3.975E-05 | 5.570E-04 | 1.269E-03 | 2.074E-03 |
| SL2 | 2.041E-10 | 8.455E-10 | 3.608E-08 | 5.117E-06 | 4.977E-05 | 1.987E-03 | 7.926E-03 | 4.053E-03 |
| SR2 | 3.411E-10 | 1.093E-09 | 5.449E-08 | 6.012E-06 | 8.952E-05 | 2.544E-03 | 9.195E-03 | 6.128E-03 |
| Sr | 1.171E-05 | 1.572E-05 | 1.357E-04 | 9.456E-04 | 6.304E-03 | 2.360E-02 | 3.562E-02 | 4.554E-02 |
| SR | 1.847E-05 | 3.306E-05 | 2.334E-04 | 2.452E-03 | 9.461E-03 | 5.043E-02 | 9.589E-02 | 7.828E-02 |
| 总平均值 | 0.0001201 | 0.0005652 | 0.007998 | 0.06694 | 0.1847 | 2.4196 | 4.0148 | 5.1831 |
| r | 0.000033 | 0.000044 | 0.00038 | 0.0026 | 0.018 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| R | 0.000052 | 0.000093 | 0.00065 | 0.0069 | 0.026 | 0.14 | 0.27 | 0.22 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Cu | 42 | 3 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.00012 | 0.00057 | 0.0080 | 0.067 | 0.18 | 2.42 | 4.01 | 5.18 |
| r | 0.00004 | 0.00005 | 0.0004 | 0.003 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| R | 0.00006 | 0.00010 | 0.0007 | 0.007 | 0.03 | 0.14 | 0.27 | 0.37 |

| 元素Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.06352 | 0.3211 | 4.2794 | 30.1310 | 75.012 | 200.757 | 316.337 |
| T2 | 3.090E-05 | 8.533E-04 | 0.1351 | 7.9969 | 41.3956 | 296.5223 | 800.9087 |
| T3 | 131 | 121 | 136 | 114 | 136 | 136 | 125 |
| T4 | 1051 | 1001 | 1076 | 834 | 1076 | 1076 | 955 |
| T5 | 3.958E-08 | 7.435E-07 | 8.500E-05 | 7.439E-03 | 1.172E-02 | 3.599E-02 | 5.796E-02 |
| Sr2 | 3.534E-10 | 7.149E-09 | 7.328E-07 | 7.749E-05 | 1.011E-04 | 3.102E-04 | 5.468E-04 |
| SL2 | 8.212E-10 | 7.915E-09 | 3.654E-06 | 2.974E-04 | 1.575E-04 | 1.312E-03 | 2.949E-03 |
| SR2 | 1.175E-09 | 1.506E-08 | 4.387E-06 | 3.749E-04 | 2.586E-04 | 1.623E-03 | 3.495E-03 |
| Sr | 1.880E-05 | 8.455E-05 | 8.560E-04 | 8.803E-03 | 1.005E-02 | 1.761E-02 | 2.338E-02 |
| SR | 3.427E-05 | 1.227E-04 | 2.094E-03 | 0.01936 | 1.608E-02 | 4.028E-02 | 5.912E-02 |
| 总平均值 | 0.0004819 | 0.002657 | 0.03098 | 0.2641 | 0.5511 | 1.4714 | 2.5229 |
| r | 0.000053 | 0.00024 | 0.0024 | 0.025 | 0.028 | 0.049 | 0.065 |
| R | 0.000096 | 0.00034 | 0.0059 | 0.054 | 0.045 | 0.11 | 0.17 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Ni | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.00048 | 0.0027 | 0.031 | 0.26 | 0.55 | 1.47 | 2.52 |
| r | 0.00006 | 0.0003 | 0.003 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| R | 0.00010 | 0.0004 | 0.006 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |

| 元素Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 1.10644 | 6.6904 | 125.884 | 211.959 | 418.979 | 759.465 |
| T2 | 0.009378 | 0.34211 | 121.0098 | 330.5042 | 1291.2397 | 4241.2692 |
| T3 | 131 | 131 | 131 | 136 | 136 | 136 |
| T4 | 1051 | 1051 | 1051 | 1076 | 1076 | 1076 |
| T5 | 2.663E-06 | 1.272E-04 | 1.479E-02 | 4.301E-02 | 1.528E-01 | 1.825E-01 |
| Sr2 | 2.378E-08 | 1.136E-06 | 1.321E-04 | 3.708E-04 | 1.317E-03 | 1.573E-03 |
| SL2 | 2.668E-07 | 3.211E-06 | 3.225E-04 | 1.206E-03 | 3.547E-03 | 1.232E-03 |
| SR2 | 2.906E-07 | 4.347E-06 | 4.546E-04 | 1.576E-03 | 4.865E-03 | 2.805E-03 |
| Sr | 1.542E-04 | 1.066E-03 | 1.149E-02 | 1.926E-02 | 3.629E-02 | 3.966E-02 |
| SR | 5.391E-04 | 2.085E-03 | 2.132E-02 | 3.970E-02 | 6.975E-02 | 5.296E-02 |
| 总平均值 | 0.008398 | 0.05079 | 0.9620 | 1.5604 | 3.0871 | 5.5844 |
| r | 0.00043 | 0.0030 | 0.032 | 0.054 | 0.10 | 0.11 |
| R | 0.0015 | 0.0058 | 0.060 | 0.11 | 0.20 | 0.15 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Mg | 15 | 4 | 19 | 29 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0084 | 0.051 | 0.96 | 1.56 | 3.09 | 5.58 |
| r | 0.0005 | 0.0030 | 0.032 | 0.06 | 0.10 | 0.17 |
| R | 0.0015 | 0.0058 | 0.060 | 0.11 | 0.20 | 0.35 |

| 元素Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.09247 | 0.3435 | 4.0028 | 18.2840 |
| T2 | 6.533E-05 | 0.0010839 | 0.11822 | 2.7942 |
| T3 | 131 | 109 | 136 | 120 |
| T4 | 1051 | 809 | 1076 | 930 |
| T5 | 3.035E-08 | 9.242E-07 | 9.810E-05 | 2.976E-03 |
| Sr2 | 2.710E-10 | 1.005E-08 | 8.456E-07 | 2.917E-05 |
| SL2 | 4.143E-10 | 1.360E-08 | 3.041E-06 | 6.975E-05 |
| SR2 | 6.853E-10 | 2.365E-08 | 3.887E-06 | 9.893E-05 |
| Sr | 1.646E-05 | 1.002E-04 | 9.196E-04 | 5.401E-03 |
| SR | 2.618E-05 | 1.538E-04 | 1.972E-03 | 9.946E-03 |
| 总平均值 | 0.0007054 | 0.003149 | 0.02918 | 0.1526 |
| r | 0.000046 | 0.00028 | 0.0026 | 0.015 |
| R | 0.000073 | 0.00043 | 0.0055 | 0.028 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Ti | 5 | 8 | 14 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.00071 | 0.0031 | 0.029 | 0.15 |
| r | 0.00005 | 0.0003 | 0.003 | 0.02 |
| R | 0.00008 | 0.0005 | 0.006 | 0.03 |

| 元素Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.3893 | 3.9310 | 73.3460 |
| T2 | 0.001160 | 0.1242 | 39.6239 |
| T3 | 131 | 125 | 136 |
| T4 | 1051 | 955 | 1076 |
| T5 | 8.267E-07 | 1.415E-04 | 2.514E-02 |
| Sr2 | 7.381E-09 | 1.335E-06 | 2.167E-04 |
| SL2 | 1.848E-08 | 4.551E-06 | 4.969E-04 |
| SR2 | 2.586E-08 | 5.886E-06 | 7.136E-04 |
| Sr | 8.591E-05 | 1.155E-03 | 1.472E-02 |
| SR | 1.608E-04 | 2.426E-03 | 2.671E-02 |
| 总平均值 | 0.002959 | 0.03149 | 0.5378 |
| r | 0.00024 | 0.0032 | 0.041 |
| R | 0.00045 | 0.0068 | 0.075 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Cr | 5 | 8 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0030 | 0.031 | 0.54 |
| r | 0.0003 | 0.004 | 0.05 |
| R | 0.0005 | 0.007 | 0.08 |

| 元素Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.2611 | 1.5302 | 70.8670 | 113.8970 | 205.0000 |
| T2 | 5.037E-04 | 0.01726 | 40.1942 | 119.0760 | 320.8699 |
| T3 | 136 | 136 | 125 | 109 | 131 |
| T4 | 1076 | 1076 | 955 | 809 | 1051 |
| T5 | 9.788E-07 | 3.8345E-05 | 8.459E-03 | 1.127E-02 | 2.998E-02 |
| Sr2 | 8.438E-09 | 3.306E-07 | 7.980E-05 | 1.225E-04 | 2.677E-04 |
| SL2 | 1.821E-08 | 2.536E-07 | 1.340E-04 | 5.910E-04 | 5.169E-04 |
| SR2 | 2.665E-08 | 5.841E-07 | 2.138E-04 | 7.134E-04 | 7.846E-04 |
| Sr | 9.186E-05 | 5.749E-04 | 8.933E-03 | 1.107E-02 | 1.636E-02 |
| SR | 1.632E-04 | 7.643E-04 | 1.462E-02 | 2.671E-02 | 2.801E-02 |
| 总平均值 | 0.001932 | 0.01127 | 0.5668 | 1.0476 | 1.5674 |
| r | 0.00026 | 0.0016 | 0.025 | 0.031 | 0.046 |
| R | 0.00046 | 0.0021 | 0.041 | 0.075 | 0.078 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Bi | 8 | 6 | 20 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0019 | 0.011 | 0.57 | 1.05 | 1.57 |
| r | 0.0003 | 0.002 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| R | 0.0005 | 0.003 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |

| 元素Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.53738 | 3.7956 | 22.496 |
| T2 | 0.002206 | 0.1061 | 4.4066 |
| T3 | 131 | 136 | 115 |
| T4 | 1051 | 1076 | 905 |
| T5 | 8.444E-07 | 6.349E-05 | 2.612E-03 |
| Sr2 | 7.539E-09 | 5.474E-07 | 2.665E-05 |
| SL2 | 1.438E-08 | 1.304E-06 | 5.187E-05 |
| SR2 | 2.192E-08 | 1.851E-06 | 7.852E-05 |
| Sr | 8.683E-05 | 7.398E-04 | 5.163E-03 |
| SR | 1.481E-04 | 1.361E-03 | 8.861E-03 |
| 总平均值 | 0.004092 | 0.02784 | 0.1954 |
| r | 0.00024 | 0.0021 | 0.014 |
| R | 0.00041 | 0.0038 | 0.025 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Mn | 7 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0041 | 0.028 | 0.20 |
| r | 0.0003 | 0.003 | 0.02 |
| R | 0.0005 | 0.004 | 0.03 |

| 元素Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.2432 | 1.7310 | 6.6190 | 16.5525 | 67.8120 | 193.1170 | 237.6840 |
| T2 | 0.0004566 | 0.02217 | 0.3351 | 2.1361 | 36.8288 | 296.0414 | 496.1133 |
| T3 | 131 | 136 | 131 | 131 | 125 | 126 | 114 |
| T4 | 1051 | 1076 | 1051 | 1051 | 955 | 1026 | 834 |
| T5 | 2.524E-06 | 9.544E-05 | 2.901E-04 | 4.689E-03 | 1.036E-02 | 6.209E-02 | 1.205E-01 |
| Sr2 | 2.253E-08 | 8.228E-07 | 2.590E-06 | 4.187E-05 | 9.776E-05 | 5.749E-04 | 1.255E-03 |
| SL2 | 3.681E-08 | 9.225E-07 | 5.303E-06 | 3.564E-04 | 3.345E-04 | 3.915E-04 | 4.999E-03 |
| SR2 | 5.934E-08 | 1.745E-06 | 7.893E-06 | 3.983E-04 | 4.322E-04 | 9.664E-04 | 6.254E-03 |
| Sr | 1.501E-04 | 9.071E-04 | 1.609E-03 | 6.471E-03 | 9.887E-03 | 2.398E-02 | 3.543E-02 |
| SR | 2.436E-04 | 1.321E-03 | 2.809E-03 | 1.996E-02 | 2.079E-02 | 3.109E-02 | 7.908E-02 |
| 总平均值 | 0.001806 | 0.01251 | 0.05047 | 0.1260 | 0.5425 | 1.5339 | 2.0833 |
| r | 0.00042 | 0.0025 | 0.0045 | 0.018 | 0.028 | 0.067 | 0.10 |
| R | 0.00068 | 0.0037 | 0.0079 | 0.056 | 0.058 | 0.087 | 0.22 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Si | 7 | 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0018 | 0.013 | 0.050 | 0.13 | 0.54 | 1.53 | 2.08 |
| r | 0.0005 | 0.003 | 0.005 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
| R | 0.0007 | 0.004 | 0.008 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.22 |

| 元素As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.03842 | 0.7025 | 2.9633 |
| T2 | 1.235E-05 | 4.115E-03 | 6.481E-02 |
| T3 | 120 | 120 | 136 |
| T4 | 930 | 930 | 1076 |
| T5 | 4.425E-08 | 1.172E-06 | 7.414E-05 |
| Sr2 | 4.338E-10 | 1.149E-08 | 6.392E-07 |
| SL2 | 4.079E-10 | 2.109E-08 | 1.833E-06 |
| SR2 | 8.417E-10 | 3.258E-08 | 2.472E-06 |
| Sr | 2.083E-05 | 1.072E-04 | 7.995E-04 |
| SR | 2.901E-05 | 1.805E-04 | 1.572E-03 |
| 总平均值 | 0.0003191 | 0.005832 | 0.02202 |
| r | 0.000058 | 0.00030 | 0.0022 |
| R | 0.000081 | 0.00051 | 0.0044 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素As | 36 | 9 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.00032 | 0.0058 | 0.022 |
| r | 0.00006 | 0.0003 | 0.003 |
| R | 0.00009 | 0.0006 | 0.005 |

| 元素La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 1.0648 | 3.3835 | 41.7550 |
| T2 | 0.009887 | 0.09106 | 13.3747 |
| T3 | 115 | 126 | 131 |
| T4 | 905 | 1026 | 1051 |
| T5 | 4.076E-06 | 8.194E-05 | 1.093E-02 |
| Sr2 | 4.159E-08 | 7.587E-07 | 9.761E-05 |
| SL2 | 2.581E-07 | 1.567E-06 | 5.201E-04 |
| SR2 | 2.997E-07 | 2.325E-06 | 6.177E-04 |
| Sr | 2.039E-04 | 8.710E-04 | 9.880E-03 |
| SR | 5.474E-04 | 1.525E-03 | 2.485E-02 |
| 总平均值 | 0.009225 | 0.02663 | 0.3151 |
| r | 0.00057 | 0.0024 | 0.028 |
| R | 0.0015 | 0.0043 | 0.070 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素La | 17 | 11 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0092 | 0.027 | 0.32 |
| r | 0.0006 | 0.003 | 0.03 |
| R | 0.0015 | 0.005 | 0.07 |

| 元素Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.8333 | 1.4786 | 52.1500 |
| T2 | 0.005309 | 0.01925 | 23.6972 |
| T3 | 131 | 114 | 115 |
| T4 | 1051 | 834 | 905 |
| T5 | 1.766E-06 | 3.281E-05 | 7.875E-03 |
| Sr2 | 1.576E-08 | 3.417E-07 | 8.035E-05 |
| SL2 | 6.718E-08 | 5.893E-07 | 4.393E-04 |
| SR2 | 8.294E-08 | 9.310E-07 | 5.196E-04 |
| Sr | 1.256E-04 | 5.846E-04 | 8.964E-03 |
| SR | 2.880E-04 | 9.649E-04 | 2.279E-02 |
| 总平均值 | 0.006331 | 0.01289 | 0.4501 |
| r | 0.00035 | 0.0016 | 0.025 |
| R | 0.00081 | 0.0027 | 0.064 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Ce | 13 | 17 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0063 | 0.013 | 0.45 |
| r | 0.0004 | 0.002 | 0.03 |
| R | 0.0009 | 0.003 | 0.07 |

| 元素Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.9914 | 5.3653 | 38.2390 |
| T2 | 0.007804 | 0.2217 | 10.7869 |
| T3 | 126 | 131 | 136 |
| T4 | 1026 | 1051 | 1076 |
| T5 | 1.869E-06 | 4.090E-04 | 1.247E-02 |
| Sr2 | 1.730E-08 | 3.652E-06 | 1.075E-04 |
| SL2 | 3.111E-08 | 1.497E-05 | 2.592E-04 |
| SR2 | 4.842E-08 | 1.863E-05 | 3.667E-04 |
| Sr | 1.315E-04 | 1.911E-03 | 0.01037 |
| SR | 2.200E-04 | 4.316E-03 | 0.01915 |
| 总平均值 | 0.007864 | 0.04057 | 0.2816 |
| r | 0.00037 | 0.0054 | 0.029 |
| R | 0.00062 | 0.012 | 0.054 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Sr | 41 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0079 | 0.040 | 0.28 |
| r | 0.0004 | 0.006 | 0.03 |
| R | 0.0007 | 0.012 | 0.06 |

| 元素Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 0.3262 | 4.8758 | 23.9880 | 121.6870 | 273.1650 |
| T2 | 0.0007886 | 0.2288 | 4.8054 | 151.1970 | 569.8982 |
| T3 | 136 | 104 | 120 | 98 | 131 |
| T4 | 1076 | 784 | 930 | 688 | 1051 |
| T5 | 2.713E-06 | 5.534E-05 | 4.329E-03 | 1.226E-02 | 4.467E-02 |
| Sr2 | 2.338E-08 | 6.288E-07 | 4.244E-05 | 1.495E-04 | 3.988E-04 |
| SL2 | 4.605E-08 | 1.992E-06 | 8.454E-05 | 1.050E-03 | 2.272E-03 |
| SR2 | 6.943E-08 | 2.620E-06 | 1.270E-04 | 1.199E-03 | 2.671E-03 |
| Sr | 1.529E-04 | 7.930E-04 | 6.515E-03 | 1.223E-02 | 1.997E-02 |
| SR | 2.635E-04 | 1.619E-03 | 1.127E-02 | 3.463E-02 | 5.168E-02 |
| 总平均值 | 0.002352 | 0.04686 | 0.1987 | 1.2393 | 2.0882 |
| r | 0.00043 | 0.0022 | 0.018 | 0.034 | 0.056 |
| R | 0.00074 | 0.0045 | 0.032 | 0.097 | 0.14 |

参照GB/T12689.12-2004和本次试验数据建议调整重复性和再现性为下表：

| 元素Sb | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.0024 | 0.047 | 0.20 | 1.24 | 2.09 |
| r | 0.0005 | 0.003 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| R | 0.0008 | 0.005 | 0.04 | 0.10 | 0.14 |