ICS 77.150.30

CCS H 62

GB/T 37571－XXXX

代替GB/T 37571－2019

继电器用铜及铜合金带

Copper and copper alloy strip for relay

（预审稿）

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会    发布

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 37571—2019《继电器用铜及铜合金带》。与GB/T 37571—2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a)增加了TCr0.3-0.15-0.03、BSi3.2-0.7、B19牌号及其技术要求（见4.1、5.3、5.4、5.5，2019年版的3.1、3.4、3.5、3.6）

b)增加了晶粒度的要求和试验方法（见5.6、6.6）

c)增加了粗糙度的要求和试验方法（见5.7、6.7）

d)弯曲性能试验测试方法（见6.4，2019年版的4.4）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本文件起草单位：宁波兴业盛泰集团有限公司、宁波兴业鑫泰新型电子材料有限公司、安徽鑫科铜业有限公司、铜陵金威铜业有限公司、凯美龙精密铜板带(河南)有限公司、江西金品铜业科技有限公司、绍兴市质量技术监督检测院、中色正锐（山东）铜业有限公司、河南梦瑶科技有限公司、有研工程技术研究院有限公司、中铜华中铜业有限公司、绍兴大学

本文件主要起草人：

本文件2019首次发布为GB/T 37571－2019《继电器用铜及铜合金带》，本次为第一次修订。

继电器用铜及铜合金带

- 1  范围

本文件规定了继电器用铜及铜合金带的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于继电器用铜及铜合金带(以下简称“带材”)。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  232  金属材料  弯曲试验方法

GB/T  351  金属材料电阻系数测量方法

GB/T  10610  产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法

GB/T  4340.1  金属材料  维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T  5121  (所有部分) 铜及铜合金化学分析方法

GB/T  5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T  8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T  8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T  26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第3部分：板带材

GB/T  32791  铜及铜合金导电率涡流测试方法

GB/T  34505  铜及铜合金材料  室温拉伸试验方法

YS/T  347  铜及铜合金平均晶粒度测定方法

YS/T  482  铜及铜合金分析方法  火花放电原子发射光谱法

YS/T  483  铜及铜合金分析方法  X 射线荧光光谱法(波长色散型)

YS/T  668  铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T  1773  铜及铜合金带箔材弯曲试验方法

3 术语和定义

- 本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  分类和标记

- 4.1 产品分类

带材的牌号、代号、状态和规格应符合表1的规定。

表 1  带材的牌号、代号、状态和规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚 度 / m m | 宽 度 / mm |
| T2 | T11050 | 1/2硬(H02)、硬(H04) | 0.20～1.20 | 10～650 |
| TCr0.3-0.15-0.03 | C18140 | 1/2硬(H02)、硬(H04) | 0.15～1.20 | 10～650 |
| TMg0.5 | T18664 | 1/2硬(H02)、硬(H04) | 0.20～1.20 | 10～650 |
| TFe0.1 | C19210 | 1/2硬(H02)、硬(H04) | 0.15～1.20 | 10～650 |
| TFe2.5 | C19400 | 1/2硬(H02)、硬(H04) | 0.15～1.20 | 10～650 |
| H65 | C27000 | 1/2硬(H02)、硬(H04) | 0.20～1.20 | 10～650 |
| H62 | T27600 | 1/2硬(H02)、硬(H04) | 0.20～1.20 | 10～650 |
| QSn4-0.3 | C51100 | 1/2硬(H02)、硬(H04) | 0.15～1.20 | 10～650 |
| QSn6.5-0.1 | T51510 | 1/2硬(H02)、硬(H04) | 0.15～1.20 | 10～650 |
| QSn8-0.3 | C52100 | 1/2硬(H02)、硬(H04) | 0.15～1.20 | 10～650 |
| B19 | T70150 | 软化退火(O60) | 0.15～1.20 | 10～650 |
| BSi3.2-0.7 | C70250 | 加工余热淬火+冷加工(1/8硬)(TM00)、加工余热淬火+冷加工(1/2硬)(TM02) | 0.15～1.20 | 10～650 |
| BMn3-12 | T71620 | 1/2硬(H02) | 1.00～2.00 | 10～650 |

- 4.2  标记示例

产品标记按产品名称、文件编号、牌号（或代号）、状态、尺寸精度和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用T2(T11050) 制造的、H02 状态、普通级、厚度为0.20 mm、宽度为50 mm 的带材标记为：

带材 GB/T    37571-T2H02-0.20×50

或   带材  GB/T    37571-T11050H02-0.20×50

示例2：

用 H65(C27000) 制造的、H02 状态、高精级、厚度为0.50 mm、宽度为100 mm 的带材标记为：

铜带  GB/T37571-H65H02     高-0.50×100

或   铜带 GB/T37571-C27000H02     高-0.50×100

- 5 技术要求

- 5.1  化学成分

带材的化学成分应符合GB/T 5231 的规定。

- 5.2  外形尺寸及其允许偏差

- 5.2.1  带材的厚度及其允许偏差应符合表2的规定。

单位为毫米

表 2  带材的厚度及其允许偏差                   单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| 0.15～0.30 | ±0.010 | ±0.005 |
| >0.30～0.40 | ±0.014 | ±0.008 |
| >0.40～0.60 | ±0.016 | ±0.010 |
| >0.60～0.80 | ±0.018 | ±0.013 |
| >0.80～1.20 | ±0.020 | ±0.015 |
| >1.20～1.50 | ±0.025 | ±0.020 |
| >1.50～2.00 | ±0.035 | ±0.025 |
| a当需方要求允许偏差全为(+)或全为(一)单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍 。 |  |  |

- 5.2.2  带材的宽度及其允许偏差应符合表3的规定。

表 3  带材的宽度及其允许偏差                   单位为毫米

| 厚度 | 宽度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10～50 | >50～100 | >100～200 | >200～650 |
|  | 允许偏差" |  |  |  |
| 0.15～0.50 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.15 |
| >0.50～1.00 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 |
| >1.00～2.00 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 |
| "当需方要求允许偏差全为(+)或全为(一)单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |  |  |

- 5.2.3  带材的侧边弯曲度应符合表4的规定。

表 4  带材的侧边弯曲度

| 宽度/mm | 侧边弯曲度 mm/m,不大于 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 厚度0.15～0.50 mm | 厚度>0.50～2.00 mm |
| 10～50 | 2.5 | 3.0 |
| >50～100 | 2.0 | 2.0 |
| >100～200 | 1.5 | 1.5 |
| >200～650 | 1.0 | 1.5 |

- 5.3  力学性能

带材的力学性能应符合表5的规定。

表 5  带材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗 拉 强 度 R m MPa | 断后伸长率A11.3 % | 维氏硬度 HV |
| T2 | H02 | 245～345 | ≥8 | 80～110 |
|  | H04 | 295～380 | ≥3 | 90～120 |
| TCr0.3-0.15-0.03 | H02 | 480～550 | ≥6 | 140～180 |
|  | H04 | 540～640 | ≥3 | 160～200 |
| TMg0.5 | H02 | 420～510 | ≥10 | 120～170 |
|  | H04 | 480～570 | ≥7 | 150～190 |
| TFe0.1 | H02 | 295～430 | ≥6 | 100～130 |
|  | H04 | 390～450 | ≥4 | 110～150 |
| TFe2.5 | H02 | 365～435 | ≥6 | 115～137 |
|  | H04 | 415～485 | ≥5 | 125～145 |
| H65 | H02 | 380～450 | ≥25 | 110～14C |
|  | H04 | 470～540 | ≥13 | 140～165 |
| H62 | H02 | 350～470 | ≥20 | 90～130 |
|  | H04 | 410～630 | ≥10 | 125～165 |
| QSn4-0.3 | H02 | 380～485 | ≥15 | 130～160 |
|  | H04 | 495～600 | ≥8 | 170～195 |
| QSn6.5-0.1 | H02 | 490～580 | ≥35 | 150～175 |
|  | H04 | 610～640 | ≥15 | 190～210 |
| QSn8-0.3 | H02 | 475～580 | ≥30 | 145～180 |
|  | H04 | 585～690 | ≥12 | 180～220 |
| B19 | O60 | ≥290 | ≥25 | 80～100 |
| BSi3.2-0.7 | TM00 | 620～760 | ≥10 | 180～220 |
|  | TM02 | 655～825 | ≥7 | 190～240 |
| BMn3-12 | H02 | 450～560 | ≥10 | 100～155 |

- 5.4  弯曲性能

带材应进行90°弯曲试验，90°弯曲试验条件应符合表6的规定，弯曲试验后弯曲处外表面应至少满足2级要求，其余状态的弯曲性能可由供需双方协商确定。

标引序号说明：

BW——平行于轧制方向；

GW——垂直于轧制方向。

图 1  90°弯曲试验中垂直于轧制方向(GW) 与平行于轧制方向(BW) 示意图

表 6  带材的90°弯曲试验性能

| 牌号 | 状态 | 最大压头半径 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度：0.15mm～0.30mm |  | 厚度：>0.30mm～1.00mm |  |
|  |  | 垂直于轧制方向 (GW) | 平行于轧制方向 (BW) | 垂直于轧制方向 (GW) | 平行于轧制方向 (BW) |
| T2 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
| TCr0.3-0.15-0.03 | H02 | 1.0×t | 1.0×t | 1.0×t | 1.0×t |
|  | H04 | 1.5×t | 1.5×t | 1.5×t | 1.5×t |
| TMg0.5 | H02 | 0×t | 0.5×t | 0.5×t | 1.0×t |
|  | H04 | 0.5×t | 2.0×t | 1.0×t | 2.5×t |
| TFe0.1 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 0.5×t | 0.5×t | 0.5×t | 0.5×t |
| TFe2.5 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 0.5×t | 0.5×t | 0.5×t | 0.5×t |
| H65 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 1.0×t | 1.0×t | 1.5×t | 1.5×t |
| H62 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 1.0×t | 1.5×t | 1.5×1 | 2.0×t |
| QSn4-0.3 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 0×t | 0.5×t | 0×t | 1.0×t |
| QSn6.5-0.1 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 0×t | 0.5×t | 0×t | 1.0×t |
| QSn8-0.3 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 0×t | 1.0×t | 1.0×t | 2.0×t |
| BSi3.2-0.7 | TM00 | 1.0×t | 2.0×t | 2.0×t | 2.5×t |
|  | TM02 | 1.5×t | 2.5×t | 2.5×t | 3.0×t |
| 注1：t表示带材厚度。 注2：厚度大于1.00mm的带材，弯曲试验条件由供需双方商定 注3：0×t表示弯曲内侧半径≤0.1mm 注4：表中未列牌号的的弯曲试验性能由供需双方商定 |  |  |  |  |  |

- 5.5  电性能

带材可进行电性能试验，其电性能应符合表7的规定。

表 7  带材的电性能

| 牌号 | 导电率(C20) %IACS |
| --- | --- |
| T2 | ≥97.0 |
| TCr0.3-0.15-0.03 | ≥80.0 |
| TMg0.5 | ≥60.0 |
| TFe0.1 | ≥86.0 |
| TFe2.5 | ≥60.0 |
| H65 | ≥23.0 |
| H62 | ≥22.0 |
| QSn4-0.3 | ≥15.0 |
| QSn6.5-0.1 | ≥13.5 |
| QSn8-0.3 | ≥12.0 |
| B19 | ≥7.0 |
| BSi3.2-0.7 | ≥40.0 |
| BMn3-12 | ≥3.0 |

- 5.6 晶粒度

带材的晶粒度应符合表8的规定。

表 8  带材的晶粒度

| 牌号 | 晶粒名义平均直径 mm | 晶粒直径最小值 mm | 晶粒直径最大值 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | 0.025 | 0.010 | 0.035 |
| TCr0.3-0.15-0.03 | 0.120 | 0.010 | 0.100 |
| TMg0.5 | 0.025 | 0.010 | 0.035 |
| TFe0.1 | 0.045 | 0.010 | 0.200 |
| TFe2.5 | 0.010 | 0.010 | 0.015 |
| H65 | 0.015 | 0.010 | 0.020 |
| H62 | 0.015 | 0.010 | 0.020 |
| QSn4-0.3 | 0.011 | 0.010 | 0.015 |
| QSn6.5-0.1 | 0.011 | 0.010 | 0.015 |
| QSn8-0.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| B19 | 0.025 | 0.015 | 0.035 |
| BSi3.2-0.7 | 0.015 | 0.010 | 0.025 |
| BMn3-12 | 0.050 | 0.010 | 0.200 |

- 5.7粗糙度

带材的粗糙度应符合表9的规定。

表 9  带材的粗糙度

| 牌号 | 粗糙度名义平均Ra μm | 粗糙度Ra最小值 μm | 粗糙度Ra最大值 μm |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | 0.17 | 0.10 | 0.28 |
| TCr0.3-0.15-0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
| TMg0.5 | 0.15 | 0.06 | 0.28 |
| TFe0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| TFe2.5 | 0.17 | 0.07 | 0.29 |
| H65 | 0.10 | 0.01 | 0.22 |
| H62 | 0.15 | 0.06 | 0.28 |
| QSn4-0.3 | 0.14 | 0.03 | 0.25 |
| QSn6.5-0.1 | 0.16 | 0.10 | 0.26 |
| QSn8-0.3 | 0.15 | 0.06 | 0.24 |
| B19 | 0.12 | 0.07 | 0.15 |
| BSi3.2-0.7 | 0.15 | 0.10 | 0.20 |
| BMn3-12 | 0.15 | 0.06 | 0.28 |

- 5.8  表面质量

带材的表面应光滑、清洁，不应有任何影响使用的缺陷。

- 6  试验方法

- 6.1  化学成分

带材化学成分的分析方法按 GB/T5121(所有部分)或 YS/T 482 或 YS/T 483 的规定进行，仲裁方法按 GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

- 6.2  外形尺寸及其允许偏差

带材外形尺寸及其允许偏差的检测按 GB/T  26303.3 的规定进行。

- 6.3  力学性能

带材的拉伸试验按GB/T 34505的规定进行，试样号为GB/T 34505表3中的P01。带材的维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。

- 6.4  弯曲性能

带材的弯曲试验按YS/T 1773的规定进行。90°弯曲试验中，应取垂直于轧制方向(GW)和平行于轧制方向（BW）的样品进行试验。

- 6.5  电性能

带材的电性能试验按 GB/T  32791或 GB/T  351 的规定进行，仲裁时按 GB/T  351的规定进行。

- 6.6  晶粒度

带材的晶粒度测定方法按 YS/T  347 的规定进行。

- 6.7  粗糙度

带材的粗糙度测定方法按GB/T 10610的规定进行。

- 6.8  表面质量

带材的表面质量应用目视进行检验。

- 7  检验规则

- 7.1  检查和验收

7.1.1 产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量或外形尺寸的异议，应在收到产品之日起1个月内提出；其他性能的异议，应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

- 7.2  组批

带材应成批提交验收，每批由同一牌号、熔次、状态和规格组成。每批重量应不大于4500kg。

7.3检验项目

7.3.1带材的检验项目分为出厂检验和型式检验项目，见表10。

表10 检验项目

| # 序号 | # 检验项目 |  | # 出厂检验项目 | # 型式检验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 化学成分 |  | # √ | # √ |
| # 2 | # 外形尺寸及其允许偏差 |  | # √ | # √ |
| # 3 | # 力学性能a | # 拉伸试验 | # √（二选一） | # √ |
|  |  | # 硬度试验 |  | # √ |
| # 4 | # 弯曲性能试验 |  | # △ | # √ |
| # 5 | # 电性能 |  | # √ | # √ |
| # 6 | # 晶粒度 |  | # △ | # √ |
| # 7 | # 粗糙度 |  | # △ | # √ |
| # 8 | # 表面质量 |  | # √ | # √ |
| 注：表中“√”表示必验项目；“△”表示“非必验项目”。 |  |  |  |  |
| a拉伸试验和硬度试验两者选其一，未作特别说明时，进行拉伸试验，若需方有要求，也可同时检测。当选择拉伸试验时，如需方还要求硬度试验并在合同中注明时，硬度试验结果仅供参考；当选择硬度试验时，如需方还要求拉伸试验并在合同中注明时，拉伸试验结果仅供参考。 |  |  |  |  |

7.3.2出现下列任一情况时，应进行型式检验。

a)新产品首次供货或老产品转厂的试制定型鉴定；

b)产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c )产品停产后，恢复生产时；

d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e)连续2年未进行型式检验时；

f)需方要求时（在订货单中注明）；

g)国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

- 7.4取样

# 带材取样应符合表11 的规定。取样方法按 YS/T 668 的规定进行。

表11 取样

| # 检验项目 |  | # 取样规定 | # 要求的章条号 | # 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 化学成分 |  | # 供方每熔次取1个试样，需方每批取一个试样 | # 5.1 | # 6.1 |
| # 外形尺寸及其允许偏差 |  | # 逐卷 | # 5.2 | # 6.2 |
| # 力学性能 | # 拉伸试验 | # 每批任取2卷，每卷沿轧制方向任取1个试样 | # 5.3 | # 6.3 |
|  | # 硬度试验 | # 每批任取2卷，每卷取1个试样 |  |  |
| # 弯曲性能 |  | # 每批任取2卷，每卷沿带材轧制方向与垂直轧制方向各取1个试样 | # 5.4 | # 6.4 |
| # 电性能 |  | # 每批任取2卷，每卷取1个试样 | # 5.5 | # 6.5 |
| # 晶粒度 |  | # 每批任取2卷，每卷取1个试样 | # 5.6 | # 6.6 |
| # 粗糙度 |  | # 每批任取2卷，每卷取1个试样 | # 5.7 | # 6.7 |
| # 表面质量 |  | # 逐卷 | # 5.8 | # 6.8 |

- 7.5检验结果的判定

7.5.1检验结果的数值按GB/T 8170规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2化学成分试验结果不合格时，判该批带材不合格。

7.5.3外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，判该卷带材不合格。

7.5.4当力学性能、弯曲性能、弯曲应力松弛性能和电性能等检验结果中有试样不合格时，应从该批带材（包括原检验不合格的那卷带材）中另取双倍数量的试样进行重复试验，若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批带材不合格，或由供方逐卷检验，逐卷判定。

- 8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

- 8.1 标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。

- 8.2 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括以下材料。

- 产品质量保证书：

· 产品的主要性能及技术参数；

·  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

·  对产品质量所负的责任；

·  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证：

·  检验项目及其结果或检验结论；

·  批量或批号；

·  检验日期；

·  检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：包括正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

- 9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 供应状态；

- 外形尺寸及其允许偏差（高精级或有特殊要求，未注明按普通级供货）；

- 重量；

f)	拉伸试验或硬度试验；

g)	晶粒度（需方有要求时）；

h)	粗糙度（需方有要求时）；

i)	本文件编号；

j)	其他