[bookmark: ICSNUM]ICS 77.150.30



[image: IMG_256]


CCS H 62






[bookmark: OLE_LINK1] GB/T 37570－XXXX


　　　　
                                                                                        

代替GB/T 37570－2019


无油轴承用铜合金板带材




 
Copper alloy plate and strip for oilless bearing
 
（预审稿）


[bookmark: FB]20xx-xx-xx 发布

[bookmark: SS]20xx-xx-xx 实施
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会    发布

                                                                          GB/T 37570－XXXX


2


                                                                                GB/T 37570－XXXX
[bookmark: 目次1][bookmark: 前言1]前   言





本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。发布

本文件代替GB/T 37570—2019《无油轴承用铜合金带材》。本文件与GB/T 37570-2019相比，主要变化如下：
a）更改了QSn10-0.3牌号表示，更改为QSn10-0.2（见4.1，2019年版的3.1.1）；
b) 增加了Cu9Ni2Sn、Cu9Ni6Sn牌号及其技术要求（见4.1、5.3、5.4，2019年版的3.1、3.4、3.5）；
c）更改了宽度及其允许偏差要求（见5.2.2，2019年版的3.3.2）；
d）删除了力学性能和工艺性能制备标准（见2019年版的5.4）；
e）增加了产品的规格（见4.1、5.2，2019年版的3.1、3.2）
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。
本文件起草单位：宁波兴业盛泰集团有限公司、宁波兴业鑫泰新型电子材料有限公司、绍兴市质量技术监督检测院、中铝洛阳铜加工有限公司、中铜华中铜业有限公司、有研工程技术研究院有限公司、绍兴大学
本文件主要起草人：
本文件于2019年首次发布为GB/T 37570－2019《无油轴承用铜合金板》，本次为第一次修订。



无油轴承用铜合金板带材
1  范围
本文件规定了无油轴承用铜合金板带材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随性文件和订货单内容。
本文件适用于无油轴承用铜合金板带材(以下简称板带材)。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T  4340.1  金属材料  维氏硬度试验  第1部分：试验方法
GB/T  5121  (所有部分) 铜及铜合金化学分析方法
GB/T  5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分
GB/T  8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T  8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书
GB/T  26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第3部分：板带材
GB/T  34505 铜及铜合金材料  室温拉伸试验方法
YS/T  347  铜及铜合金平均晶粒度测定方法
YS/T  482  铜及铜合金分析方法　火花放电原子发射光谱法
YS/T  483  铜及铜合金分析方法 X 射线荧光光谱法(波长色散型)
YS/T  668  铜及铜合金理化检测取样方法
3 术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4 分类和标记
4.1产品分类
板带材的牌号、代号、状态、品种和规格应符合表1的规定。
表1  板带材的牌号、代号、状态、品种和规格
	牌号
	代号
	状态
	品种
	规格

	
	
	
	
	厚度/mm
	宽度/mm
	长度/mm

	H68
	T26300
	软化退火(O60)、1/2硬(H02)
	板材
	0.600～3.500
	10.00～600.00
	100.0～4000.0

	
	
	
	带材
	0.200～2.000
	10.00～600.00
	/

	H62
	T27600
	软化退火(O60)、1/2硬(H02)
	板材
	0.600～3.500
	10.00～600.00
	100.0～4000.0

	
	
	
	带材
	0.200～2.000
	10.00～600.00
	/

	QSn6.5-0.1
	T51510
	软化退火(O60)、1/4硬(H01)、
1/2硬(H02)
	板材
	0.600～3.500
	10.00～600.00
	100.0～4000.0

	
	
	
	带材
	0.200～2.000
	10.00～600.00
	/

	QSn8-0.3
	C52100
	软化退火(O60)、1/2硬(H02)、硬(H04)
	板材
	0.600～3.500
	10.00～600.00
	100.0～4000.0

	
	
	
	带材
	0.200～2.000
	10.00～600.00
	/

	QSn10-0.2
	C52400
	软化退火(O60)、1/2硬(H02)
	板材
	0.600～3.500
	10.00～600.00
	100.0～4000.0

	
	
	
	带材
	0.200～2.000
	10.00～600.00
	/

	Cu9Ni2Sn
	C72500
	1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、硬(H04)
	板材
	0.600～3.500
	10.00～600.00
	100.0～4000.0

	
	
	
	带材
	0.200～2.000
	10.00～600.00
	/

	Cu9Ni6Sn
	C72700
	加工余热淬火+冷加工(1/8硬)(TM00)、加工余热淬火+冷加工(1/2硬)(TM02)、加工余热淬火+冷加工(硬)(TM04)
	板材
	0.600～3.500
	10.00～600.00
	100.0～4000.0

	
	
	
	带材
	0.200～2.000
	10.00～600.00
	/

	注：经供需双方协商，也可供应其他状态、规格的产品。



4.2 标记示例
产品标记按产品名称、文件编号、牌号（或代号）、状态、尺寸精度和规格的顺序表示。标记示例如下：
示例1：
用QSn6.5-0.1(T51510)制造的、H02状态、普通级、厚度为0.60mm、宽度为50mm、长度为1000mm的板材标记为：
铜板GB/T37570-QSn6.5-0.1H02-0.60×50×1000
或   铜板GB/T37570-T51510H02-0.60×50×1000
示例2：
用H62(T27600)制造的、H02状态、高精级、厚度为0.80mm、宽度为60mm的带材标记为：
铜带GB/T37570-H62 H02-高-0.80×60
或   铜带GB/T37570-T27600 H02-高-0.80×60

5技术要求
5.1化学成分
Cu9Ni2Sn牌号的化学成分应符合表2规定，其余牌号化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号化学成分的规定。


表2 化学成分
	牌号
	化学成分(质量分数)a/%

	
	Cu
	Ni
	Sn
	Mn
	Pb
	Fe
	Zn

	Cu9Ni2Sn
	余量
	8.5～10.5
	1.8～2.8
	≤0.20
	≤0.05
	≤0.60
	≤0.50

	aCu+所列元素≥99.5%。



5.2外形尺寸及其允许偏差
5.2.1板带材的厚度及其允许偏差应符合表3的规定。
表 3  板带材的厚度及其允许偏差单位为毫米

单位为毫米
	厚度
	厚度允许偏差a

	
	普通级
	高精级

	0.2～0.6
	±0.015
	±0.010

	＞0.6～1.0
	±0.020
	±0.015

	＞1.0～1.5
	±0.025
	±0.020

	＞1.5～2.0
	±0.030
	±0.025

	＞2.0～2.5
	±0.035
	±0.030

	＞2.5～3.5
	±0.040
	±0.035

	a当要求允许偏差全为(+)或全为(一)单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍 。



5.2.2 板带材的宽度及其允许偏差应符合表4的规定。
表 4  板带材的宽度及其允许偏差
单位为毫米
	厚度
	宽度

	
	10～50
	＞50～100
	＞100～200
	＞200～600

	
	允许偏差a

	0.2～0.6
	±0.06
	±0.08
	±0.10
	±0.15

	＞0.6～1.0
	±0.08
	±0.10
	±0.15
	±0.20

	＞1.0～1.8
	±0.10
	±0.15
	±0.20
	±0.30

	＞1.8～3.0
	±0.20
	±0.20
	±0.30
	±0.35

	＞3.0～3.5
	±0.30
	±0.30
	±0.40
	±0.45

	a当要求允许偏差全为(十)或全为(一)单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍 。


5.2.3  板带材的长度及其允许偏差应符合表5的规定。
表 5  板带材的长度及其允许偏差
单位为毫米
	厚度
	长度

	
	≤2000
	＞2000～4000

	
	允许偏差a

	0.2～0.6
	±4.0
	±5.0

	＞0.60～1.0
	±5.0
	±5.0

	＞1.0～1.8
	±5.0
	±7.5

	＞1.8～3.0
	±7.5
	±7.5

	＞3.0～3.5
	±7.5
	±7.5

	a当需方要求允许偏差全为(+)或全为(一)单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。



5.2.4  板带材的平整度应符合表6的规定。
表 6  板带材的平整度
	宽度
mm
	平整度/(mm/m)，不大于

	
	厚度≤1.50 mm
	厚度＞1.50 mm

	10～50
	3.5
	4.0

	＞50～200
	4.0
	5.0

	[bookmark: _GoBack]＞200～600
	5.0
	6.0



5.3  力学性能
板带材的力学性能应符合表7和表8的规定。
表 7  板材的力学性能
	牌号
	状态
	拉伸试验
	硬度试验

	
	
	抗拉强度Rm
MPa
	断后伸长率A11.3
%
	维氏硬度
HV

	H68
	O60
	≥290
	≥40
	≤90

	
	
	≥290
	≥40
	≤90

	
	H02
	355～440
	≥25
	100～130

	
	
	355～460
	≥25
	100～130

	H62
	O60
	≥290
	≥35
	≤95

	
	H02
	350～470
	≥20
	90～130

	QSn6.5-0.1
	O60
	≥315
	≥40
	≤120

	
	H01
	390～510
	≥35
	110～155

	
	H02
	490～610
	≥8
	150～190

	QSn8-0.3
	O60
	≥345
	≥45
	≤120

	
	H02
	490～610
	≥20
	150～205

	
	H04
	590～705
	≥5
	180～235

	QSn10-0.2
	060
	≥360
	≥50
	100～130

	
	H02
	525～625
	≥30
	160～210

	Cu9Ni2Sn
	H01
	380～515
	≥15
	≤94

	
	H02
	450～550
	≥10
	78～100

	
	H04
	515～620
	≥3
	84～100

	Cu9Ni6Sn
	TM00
	620～760
	≥16
	180～280

	
	TM02
	680～830
	≥12
	200～300

	
	TM04
	750～900
	≥8
	230～300



表 8  带材的力学性能
	牌号
	状态
	拉伸试验
	硬度试验

	
	
	抗拉强度Rm
MPa
	断后伸长率A11.3
%
	维氏硬度
HV

	H68
	O60
	≥290
	≥40
	≤90

	
	H02
	355～460
	≥25
	100～130

	H62
	O60
	≥290
	≥35
	≤95

	
	H02
	350～470
	≥20
	90～130

	QSn6.5-0.1
	O60
	≥315
	≥40
	≤120

	
	H01
	390～510
	≥35
	110～155

	
	H02
	490～610
	≥10
	150～190

	QSn8-0.3
	O60
	≥345
	≥45
	≤120

	
	H02
	490～610
	≥30
	150～205

	
	H04
	590～705
	≥12
	180～235

	QSn10-0.2
	060
	≥360
	≥50
	100～130

	
	H02
	525～625
	≥30
	160～210

	Cu9Ni2Sn
	H01
	380～515
	≥15
	≤94

	
	H02
	450～550
	≥10
	78～100

	
	H04
	515～620
	≥3
	84～100

	Cu9Ni6Sn
	TM00
	620～760
	≥16
	180～280

	
	TM02
	680～830
	≥12
	200～300

	
	TM04
	750～900
	≥8
	230～300



5.4晶粒度
板带材的晶粒度应符合表9的规定。
表 9板带材的晶粒度
	牌号
	状态
	级别
	晶粒度

	
	
	
	晶粒名义平均直径
mm
	晶粒平均直径最小值
mm
	晶粒平均直径最大值
mm

	H68
	O60
	一级
	0.025
	0.015
	0.035

	
	
	二级
	0.035
	0.025
	0.050

	H62
	O60
	一级
	0.025
	0.015
	0.035

	
	
	二级
	0.035
	0.025
	0.050

	QSn6.5-0.1
	O60
	一级
	0.015
	Aa
	0.025

	
	
	二级
	0.025
	0.015
	0.035

	QSn8-0.3
	O60
	一级
	0.015
	Aa
	0.025

	
	
	二级
	0.025
	0.015
	0.035

	QSn10-0.2
	O60
	一级
	0.015
	Aa
	0.025

	
	
	二级
	0.025
	0.015
	0.035

	Cu9Ni6Sn
	TM00
	一级
	0.015
	0.010
	0.025

	
	
	二级
	0.025
	0.015
	0.035

	a指完全再结晶后的最小晶粒。


5.5  表面质量
板带材的表面应光滑、清洁，不应有任何影响使用的缺陷。
6  试验方法
6.1  化学成分
板带材化学成分的分析方法按 GB/T5121 (所有部分)或 YS/T 482 或 YS/T 483 的规定进行，仲裁方法按 GB/T 5121(所有部分)的规定进行。
6.2  外形尺寸及其允许偏差
板带材外形尺寸及其允许偏差的检测按 GB/T  26303.3 的规定进行。
6.3  力学性能
板带材的拉伸试验方法按 GB/T 34505的规定进行，拉伸试样应符合 GB/T 34505 表3中P01、P02类型编号。板带材的维氏硬度试验方法按 GB/T 4340.1的规定进行。
6.4  晶粒度
板带材的晶粒度测定方法按 YS/T 347 的规定进行。
6.5  表面质量
板带材的表面质量应用目视进行检验。
7  检验规则
7.1 检查和验收
7.1.1  板带材应由供方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的要求，并填写质量证明书。
7.1.2  需方对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的要求不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；其他质量异议，应在收到产品三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。
7.2  组批
板带材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的板带材组成。每批重量应不大于4500 kg(如该批为同一熔次，则可不限定组批量)。
7.3  检验项目
产品的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表10。
表10 检验项目
	序号
	检验项目
	出厂检验项目
	型式检验项目

	1
	化学成分
	√
	√

	2
	外形尺寸及其允许偏差
	√
	√

	3
	力学性能a
	拉伸试验
	√（二选一）
	√

	
	
	硬度试验
	
	√

	4
	晶粒度
	△
	√

	5
	表面质量
	√
	√

	注：表中“√”表示“必验项目”；“△”表示“非必验项目”。

	a  拉伸试验和硬度试验任选其一，未在订货单中注明时，进行拉伸试验。当选择拉伸试验时，如需方有要求硬度试验并在订货单中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验结果仅供参考；当选择硬度试验时，如需方有要求拉伸试验并在合同中注明时，还应进行拉伸试验，拉伸试验结果仅供参考。



出现下列任一情况时，应进行型式检验。
a)新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；
b)产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
c)产品停产后，恢复生产时；
d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
e)连续两年未进行型式检验时；
f)需方要求时（在订货单中注明）；
g)国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时
7.4  取样
板带材取样应符合表11的规定。取样方法按 YS/T 668 的规定进行，力学性能试样的制备按GB/T 34505的规定进行。
表11  取样
	检验项目
	取样规定
	要求的章条号
	试验方法的
章条号

	化学成分
	供方每熔次取1个试样，需方每批取1个试样
	5.1
	6.1

	外形尺寸及其允许偏差
	逐张
	5.2
	6.2

	力学性能
	拉伸试验
	每批次任取2张，每张沿垂直轧制方向任取1个试样
	5.3
	6.3

	
	硬度试验
	每批次任取2张，每张取1个试样
	
	

	晶粒度
	每批次任取2张，每张取1个试样
	5.4
	6.4

	表面质量
	逐张
	5.5
	6.5


7.5  检验结果的判定
7.5.1  检验结果的数值按 GB/T8170   的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。
7.5.2  化学成分试验结果不合格时，则判该批为不合格。
7.5.3  外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，按张判为不合格。
7.5.4  力学性能及晶粒度试验结果中有试样不合格时，应从该批板带材(包括原检验不合格的那张板带材) 中另取双倍数量的试样进行重复试验，如重复试验结果全部合格，则判该批板带材为合格。若重复试验结果仍不合格，则判该批板带材为不合格，或由供方逐张检验，合格者交货。
8  标志、包装、运输、贮存和随行文件
8.1 标志、包装、运输、贮存
产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。
8.2随行文件
每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括以下材料。
a)产品质量保证书：
·  产品的主要性能及技术参数；
·  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；
·  对产品质量所负的责任；
·  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。
b) 产品合格证： 
·  检验项目及其结果或检验结论；
·  批量或批号；
·  检验日期；
·  检验员签名或盖章。
c) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告。
d) 产品使用说明：包括正确搬运、使用、贮存方法等。
e) 其他。
9  订货单内容
需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：
a)  产品名称；
b)  牌号；
c)  供应状态；
d)  重量；
e)  外形尺寸及其允许偏差（高精级或有特殊要求，未注明按普通级供货）；
f)  拉伸试验或硬度试验(二选其一)；
g)  晶粒度测定(需方有要求时)；
h)  本文件编号；
i)  其他。
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