锌及锌合金制品显微组织检验方法 试验方案
一、试验目的及方法

通过不同的实验室对同一组样品进行多组试验，来验证浸试剂是否可以满足样品显微组织的检测要求。组织相关人员编制试验方案，明确需进行浸蚀试验的样品信息，包括牌号、检测面等信息，明确浸湿剂，多个实验室进行多组浸湿试验后，评价浸湿剂是否能满足检测要求。

二、试验设备

金相磨抛机、金相显微镜。
三、试验样品信息

样品提供：试验样品由宁波博威合金材料股份有限公司提供。

样品牌号：纯锌（加工态）、Zn-7Cu-10Al（铸态）、Zn-1.7Cu-0.6Al（铸态、加工态）、Zn-0.25Cu-4Al（加工态）。

样品检测面：横截面

四、试验过程

1、将试样检验面朝下放入塑料制成的镶嵌模中，采用冷镶的方式镶样；

2、将镶好的试样进行研磨，磨出方向一致的磨痕后，将试样旋转90°，再进行下一道研磨。研磨过程完成后进行试样抛光；

3、使用下表中不同的浸试剂对样品进行浸蚀，浸试剂建议现用现配，记录浸蚀时间；

4、在显微镜下观察试样，并用计算机图像分析系统进行照相，照片清晰标注标尺。

	序号
	名称
	组成
	适用范围

	1
	硝酸酒精溶液
	硝酸                5ml

无水乙醇            100ml
	纯锌

	2
	铬酐硫酸钠水溶液
	铬酐                20g

硫酸钠              1.5g

蒸馏水              100ml
	锌及锌合金

	3
	盐酸酒精溶液
	盐酸                5ml

无水乙醇            95ml
	锌及锌合金


五、试验进度安排

1、2026年8月31日前样品提供方宁波博威合金材料股份有限公司完成试验样品准备；

2、2026年9月30日前各公司完成样品试验，并完成试验数据反馈；

3、2026年11月30日根据试验数据，完成预审稿。

