国家市场监督管理总局 发布

国家标准化管理委员会

GB/T 27674—202X

代替GB/T 27674—2011

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.01

CCS D 42

202X-X-X实施

202X-X-X发布

硫化铜、铅、锌和镍精矿  试样中

湿存水分的测定 重量法

Copper,lead, zinc and sulfide concentrates— Determination of hygroscopic moisture content of the analysis sample—Gravimetric method

（ISO  9599:2015, MOD）

（送审稿）

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 27674—2011 《硫化铜、铅和锌精矿  试样中湿存水分的测定  重量法》，与GB/T 27674—2011相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）更改了本文件的测定范围和适用范围，适用对象增加了镍精矿（见第1章，2011年版 第1章）；

b）增加了“规范性引用文件”（见第2章）；

c）增加了取样方法和样品的一般要求（见7.1）。

本文件修改采用ISO 9599:2015《硫化铜、铅、锌和镍精矿 试样中湿存水分的测定 重量法》。

本文件与ISO 9599:2015相比做了下述结构调整：

——将警告的内容调整至5.1和A.2.2处；

——增加了术语和定义章节；

——将ISO的6.1取制样通用要求并入6.3中（见7.2）。

——增加了“平行试验”内容（见8.3）。

本文件与ISO 9599:2015的技术性差异及原因如下：

——将警告的内容细化，在具体试剂后列示，更具可操作性；

——用规范性引用的GB/T 14260替换了ISO 12743，两个文件之间的一致性程度为非等效；用GB/T 27673替换了ISO 10251，两个文件之间的一致性程度为修改采用，以适应我国国情，增加可理解性。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：大冶有色金属有限责任公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、阳新弘盛铜业有限公司

、株洲冶炼集团股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、葫芦岛锌业股份有限公司、防城海关综合技术服务中心、北方铜业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、金川集团股份有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司。

本文件主要起草人：张金钟、余凡、黄上元、吴帅锦、程林、高苏娟、曾静、梁莉芳、陈祝海、李娇、黎香荣、牛天荣、韦丹丹、张文斌、王凯、林若虚、孙黎、赵玲芝、李惠敏、刘虎、罗荣根、庞文博、孙晓婷、李寅生、潘梅荣、袁丽丽。

本文件及所代替文件的历次版本发布情况为：

——2011年首次发布为GB/T 27674—2011/ISO 9599:1991；

——本次为第一次修订。

硫化铜、铅、锌和镍精矿  试样中

湿存水分的测定 重量法

1  范围

本文描述了硫化铜、铅、锌和镍精矿中湿存水分的测定方法。

本文件适用于不含有挥发性有机浮选药剂(如煤油)的硫化铜、铅、锌和镍精矿试样中湿存水分的测定，测定范围为0.05%～2.50%(质量分数)，其结果用于试样组分分析结果的校正。

注：用本文件测定湿存水分含量结果并不作为精矿试样分析结果的一部分。当需要测定商业运输精矿的水分含量，参照ISO 10251中的方法。水分和湿存水分测定是密切相关，另外，为保证正确校正金属含量，两种测定方法中的试样须达到同样的干燥程度。

易氧化的硫化精矿试样中湿存水分测定见附录A。

2  规范性引用文件

下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14260 散装重有色金属浮选精矿取样、制样方法

GB/T 27673 硫化铜、铅、锌和镍精矿  散装干物料质量损失的测定

3  术语和定义

3.1

湿存水分 hygroscopic moisture

附着于精矿固体颗粒表面及孔隙中的部分吸附水分。

  - 4  原理

将一定量的试样置于烘箱内，于105℃±5℃烘干至恒重，测定质量损失，计算湿存水分的含量。

  - 5  试剂

5.1  干燥剂：变色硅胶或无水高氯酸镁。

警告：处理废弃的高氯酸镁，一定要小心，必须用流水冲入槽中。

  - 6  仪器和设备

6.1  分析天平：感量0.1mg。

6.2  烘箱（附温度自动控制器和鼓风机装置）：能控温在105℃±5℃。

6.3  称量皿：由玻璃或硅或其他耐蚀金属制成，具有直径约50 mm的紧固密封盖。

6.4  盛样盘（表面光滑、清洁不锈钢金属盘）或搪瓷盘（常见规格：底面积约为600cm2，深度为3cm）带密封盖。

  - 7  取样方法和样品

7.1  样品

样品粒度小于150。

- 7.2  试样的准备

样品的制备应按照GB/T 14260 执行，准备足够供化学分析和湿存水分测定的样品。将试样置于盛样盘或搪瓷盘(6.4)中，均匀铺开，厚度约 3mm～5mm。盖上密封盖，留有少量缝隙，防止灰尘落入。在实验室环境下，将试样放置2h或2h以上，并保证2h时间间隔内试样质量变化不超过0.1%。

  - 8  试验步骤

- 8.1  称量皿的准备

在105℃±5℃烘箱(6.2)中干燥称量皿和密封盖1h。然后将称量皿和密封盖移至干燥器中，冷却至室温。从干燥器中取出称量皿和密封盖，轻轻打开密封盖，然后盖上，称重，精确至0.1mg, 记录质量为。

- 8.2  试料

从试样(7.2)中称取约10g试样，置于已干燥、恒重的称量皿(8.1)中。平铺形成厚度为3mm～5mm的均匀薄层。称量并记录称量皿、密封盖和试料的总质量(m2

)，精确至0.1mg。在完成上述操作的5min  内，同步称取用于成分检测的试样（成分检测结果需换算为干基数值）。

8.3  平行试验

平行进行两次试验，取其平均值。

    - 8.4  测定

将称量皿、试料和密封盖移至烘箱(6.2)中，在105℃±5℃的条件下干燥2h，2h后，从烘箱中取出称量皿、密封盖和试料，置于干燥器中冷至室温。再从干燥器中取出称量皿、密封盖和干试料，轻轻打开密封盖，然后盖上，再称重，精确至0.1mg。

再次在105℃±5℃的条件下干燥2 h, 在干燥器中冷至室温，称重，确认是否达到恒重|△| ≤ 1mg。 否则，再次重复以上干燥和称重步骤。记录质量为。

注：如果重复三次后仍无法达到恒重|△m3|≤1mg, 则宜参照附录A 规定的方法干燥。

9  试验数据处理

湿存水分含量的质量分数以w计，按公式式（1）计算，以质量分数表示。

w=m2−m3m2−m1 ×100                                     （1）

式中：

——干燥后的称量皿和密封盖的质量，单位为克（g）；

——干燥前，称量皿、密封盖和试料的质量，单位为克（g） ；

——干燥后，称量皿、密封盖和试料的质量，单位为克（g）。

计算试样中湿存水分含量精确至小数点后第二位。

10  试验报告(供试验室内部使用)

试验报告应包括下列信息：

a)  样品标志；

b)  本文件编号；

c)  试样中湿存水分含量；

d)  测试日期。

(规范性)

易氧化试样湿存水分的测定方法  氮气中干燥

A.1  原理

在105℃±5℃和无氧条件下，于充满干燥氮气烘箱中干燥试料，并通过质量损失计算湿存水分的质量分数。

A.2  试剂

A.2.1  氮气：干燥气体，含氧小于30 /L。

A.2.2  干燥剂：变色硅胶或无水高氯酸镁。

警告：处理废弃的高氯酸镁，一定要小心，必须用流水冲入槽中。

A.3  仪器

A.3.1  分析天平：感量0.1 mg。

A.3.2  小容积的烘箱：能控温在105℃±5℃,先预热氮气(A.2.1),通入烘箱的氮气速度为每小时15～20倍于烘箱容积。烘箱的合适尺寸参见图 A.1。

A.3.3  称量皿：由玻璃或硅或其他防腐金属制成，具有直径约50mm的紧固密封盖。

A.3.4  流量表：测定通入烘箱的氮气流速。

A.3.5  干燥塔：体积约250mL，将干燥剂(无水高氯酸镁)(A.2.2)装入塔内，用于干燥氮气(A.2.1)。

A.4  试验步骤

A.4.1  称量皿的准备

将烘箱温度升至105℃±5℃,以每小时15～20倍于烘箱容积速度通入氮气(A.2.1)。

在105℃±5℃烘箱中干燥称量皿和密封盖(A.3.3)1h。然后将称量皿和密封盖移至干燥器中，冷却至室温。从干燥器中取出称量皿和密封盖，轻轻打开密封盖，立即盖上，称重，精确至0.1mg, 记录质量为。

A.4.2  试料

从试样(7.2)中多点称取10g试料，置于干燥的称量皿(A.4.1)中，均匀铺开，厚度约3mm～5mm,称重，精确至0.1mg,记录质量为。

A.4.3  测定

将称量皿、试料和密封盖移至烘箱(A.3.2)中，在105℃±5℃下干燥至达到|△|≤1mg(见注释)。

从烘箱中取出称量皿、干试料和密封盖，置于干燥器中冷至室温。从干燥器中取出称量皿、干试料和密封盖，轻轻打开密封盖，立即盖上，再称重，精确至0.1mg。记录质量为。

注：在以上情况下，一般在1.5 h～3h干燥完全。而获取恒重|△|≤1mg宜再延长30 min ,然后冷却和称重。

单位为毫米

图 A.1     氮气烘箱

A.5  试验数据处理

湿存水分含量的质量分数以w计，按公式（A.1）计算，以质量分数表示。

（A.1）

式中：

——干燥后的称量皿和密封盖的质量，单位为克(g)；

——干燥前，称量皿、密封盖和试料的质量，单位为克(g)；

——干燥后，称量皿、密封盖和试料的质量，单位为克(g)。

计算试样中湿存水分含量精确至小数点后第二位。

A.6 试验报告(供试验室内部使用)

试验报告应包括下列信息：

- 试验对象；

b)  本文件编号；

c)  试样中湿存水分含量；

d)  测试日期。