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[bookmark: SectionMark2]前  言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。
本文件起草单位：衢州华友钴新材料有限公司、中伟新材料股份有限公司、格林美股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司
[bookmark: SectionMark4]本文件主要起草人：
Ⅰ
[bookmark: _Toc65050653][bookmark: _Toc55210702]锂电正极材料包覆用钴氧化物
1  范围
本文件规定了锂电正极材料包覆用钴氧化物的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。
[bookmark: _Hlk72328930]本文件适用于锂电正极材料包覆用钴氧化物，主要用作中高镍正极材料的包覆材料。
注：锂电正极材料包覆用钴氧化物为羟基氧化钴产品。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191  包装储运图示标志
GB/T 1479.2  金属粉末  松装密度的测定  第2部分：斯柯特容量计法
GB/T 26523  精制硫酸钴
GB/T 5314  粉末冶金用粉末  取样方法
GB/T 6284  化工产品中水分测定的通用方法  干燥减量法
GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 19077  粒度分析  激光衍射法
GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积
HG/T 4506  工业氢氧化钴
JY/T 0584  扫描电子显微镜分析方法通则
YS/T 281.17  钴化学分析方法 第17部分：铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法
YS/T 928.4  镍钴锰三元前驱体化学分析方法  第4部分：铁、钙、镁、铜、锌、硅、铝、钠、铅和硫含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法
YS/T 1057  四氧化三钴化学分析方法  磁性异物含量测定  磁选分离-电感耦合等离子体发射光谱法
YS/T 1057.2  四氧化三钴化学分析方法  第2部分：氯离子含量的测定  离子选择性电极法
YS/T 1057.4  四氧化三钴化学分析方法  第4部分：钾和钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
YS/T 1756  掺杂型四氧化三钴化学分析方法  铜、铁、钙、锌、铅、镉、铬、钠、硅、锰、镍、铝、镁、镧、锆、钛、钇和铈含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
3  术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4  技术要求
4.1  化学成分
锂电正极材料包覆用钴氧化物的化学成分应符合表1的规定。
表1 化学成分
	项目
	指标

	主元素，质量分数
%
	钴（Co）
	63.5~66.0

	杂质元素，质量分数
%
	镍（Ni）
	≤0.0005

	
	锰（Mn）
	≤0.0005

	
	锂（Li）a
	≤0.0005

	
	铝（Al）
	≤0.0010

	
	钙（Ca）
	≤0.0050

	
	铜（Cu）
	≤0.0005

	
	铁（Fe）
	≤0.0010

	
	镁（Mg）
	≤0.0030

	
	锌（Zn）
	≤0.0010

	
	钾（K）
	≤0.0005

	
	钠（Na）
	≤0.050

	
	硅（Si）
	≤0.0030

	
	硫（S）a
	≤0.030

	
	氯离子（Cl-）a
	≤0.030

	
	铅（Pb）
	≤0.0005

	
	砷（As）
	≤0.0005

	
	镉（Cd）
	≤0.0005

	
	铬（Cr）
	≤0.0005

	a结合原料来源，由供需双方协商确认是否将锂、硫、氯离子杂质元素作为检测项目。


4.2  物理性能
4.2.1  产品中松装密度应为0.2~0.5g/cm3。
4.2.2  产品的比表面积应为80m2/g~1250m2/g。
4.2.3  产品的粒度分布应符合正态分布，特征D50、D99应不大于0.67μm、10μm。
4.2.4  产品中磁性异物应不大于0.0000080%。
4.2.5  产品的微观形貌为点状（沙状）。
4.3  水分
产品中水分含量应不大于2.5%。
4.4  外观质量
产品应为黑棕色或褐色粉末状，颜色均一，无结块，无夹杂物。
4.5  其他
如需方如对产品有其他要求，由供需双方协商确定，并在订货单中注明。
5  试验方法
5.1  化学成分
5.1.1  产品中钴含量的测定按照HG/T 4506规定进行。
5.1.2  产品中铝、钙、铁、镁、锌、硅含量的测定按照YS/T 1756规定进行。
5.1.3  产品中钠离子含量的测定按照YS/T 1057.4规定执行。
5.1.4  产品中铜、镍、锰、镉、铅含量的测定按照YS/T 281.17规定执行。
5.1.5  产品中硫含量的测定按照YS/T 928.4规定执行。
5.1.6  产品中氯离子含量的测定按照YS/T 1057.2规定执行。
5.1.7  产品中铬、砷含量的测定按照GB/T 26523规定执行。
5.1.8  产品中钾、锂含量的测定根据供需双方协商确认的方法进行。
5.2  物理性能
5.2.1  产品的松装密度的测定按照GB/T 1479.2的规定进行。
5.2.2  产品的比表面积的测定按照GB/T 19587的规定进行。
5.2.3  产品的粒度分布的测定按照GB/T 19077的规定进行。
5.2.4  产品的磁性异物的测定按照YS/T 1057的规定进行。
5.2.5  产品的微观形貌按JY/T 0584的规定进行。
5.3  水分
产品的水分的测定按照GB/T 6284的规定进行。
5.4  外观质量
产品的外观质量用目视法进行检查。
6  检验规则
6.1  检查和验收
6.1.1  产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。
6.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起30 d内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商解决。
6.2  组批
产品应成批提交验收，每一批由同一生产工艺、同一生产周期生产的产品组成。每批重量不超过5 t。
6.3  检测项目和取样
每批产品出厂前应进行检验，产品的取样项目和取样方法应符合表2的规定。
[bookmark: _GoBack]表2 检验项目
	检验项目
	出厂检验
	抽样检验
	技术要求的章节号
	试验方法的章节号

	化学成分
	按GB/T 5314的规定
	4.1
	5.1

	物理性能
	松装密度
	
	4.2
	5.2.1

	
	比表面积
	
	
	5.2.2

	
	粒度分布
	
	
	5.2.3

	
	磁性异物
	按GB/T 5314的规定
	
	5.2.4

	
	微观形貌
	
	
	5.2.5

	水分
	按GB/T 5314的规定
	4.3
	5.3

	外观质量
	逐袋
	4.4
	5.4


6.4  检验结果的判定
6.4.1  检验结果的数值采用GB/T 8170规定进行修约，并采用修约值比较法判定。
6.4.2  产品的化学成分不符合本文件规定时，判该批产品不合格。
6.4.3  产品的物理性能或水分含量不符合本文件的规定时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复检验全部合格，判该批产品合格；若重复试验结果仍有不合格项目，判该批产品不合格。
6.4.4  产品的外观质量不符合本文规定时，判该袋产品不合格。
7  标志、包装、运输、贮存及随行文件
7.1  标志
产品外包装袋上应有牢固清晰的标志。内容包括：供方名称、厂址、产品名称、净质、批号、生产日期、本文件编号，并有GB/T 191中规定的“怕雨”、“怕晒”标志。
7.2  包装
产品用塑料编织袋内衬聚乙烯薄膜袋包装或塑料集装箱编织袋内衬聚乙烯薄膜袋包装，并封口。每袋净重15kg、20kg。需方对包装材料有特殊要求时，由供需双方协商确定。
7.3  运输
产品运输过程中应做好防护，防止雨淋、受热、受潮，运输车辆应清洁。在搬运过程中应轻拿轻放，不得滚动、倒置，防止产品包装破裂。
7.4  贮存
产品应贮存在通风、阴凉、干燥的库房内，不应与酸、碱、油类等化学品混贮；且防止雨淋、受潮等。
7.5  随行文件
每批产品应附有随行文件，其上注明：
a）供方名称；
b）产品名称；
c）产品批号；
d）净重；
e）各项分析检验结果和技术监督部门的印记；
f）本文件编号；
g）生产日期；
h）其他。
8  订货单内容
需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：
a）产品名称；
b）化学成分；
c）数量；
d）本文件编号；
e）包装方式等特殊要求；
f）其他。



附 录 A
（资料性）
锂电正极材料包覆用钴氧化物微观形貌图
锂电正极材料包覆用钴氧化物微观形貌为点状（沙状），如图A.1所示。
[image: 488826161f82f060dc6ea8dc321af3d2] [image: T104A2604003 20K(1)]
图A.1  锂电正极材料包覆用钴氧化物微观形貌图
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