标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：锂离子电池正极材料检测方法 热稳定性的测定

承办人：王艺蓉；电话：18801061067；   共 2页 第 1 页

标准项目负责起草单位：北京当升材料科技股份有限公司                     2026年04月23日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 范围补充镍锰酸锂 | 深圳市徳方纳米科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 2 | ASTM E类标准不进行引用，涉及侵权问题 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 3 | 3 | 热稳定性的定义重新定义：锂离子电池正极材料在受热条件下抵抗热分解、相变、释氧及与电解液发生副反应的能力。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 4 | 4 | 测试原理需要重新定义：在程序控温和惰性气氛条件下，通过测量正极材料与电解液混合物与参比物之间的热流差，确定其热分解、相变、释氧等过程的起始温度、峰值温度。 | 中伟新能源科技有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5 | 章节框架需要调整，试剂材料引用的标准不用重复说明 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 6 | 5.2 | 设备类不单独说明设备型号，更改成差示扫描量热仪 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 7 | 5.3.2 | 电池充电至相应的限制电压后，规定充电后电池SOC确定要求 | 天津巴莫科技有限责任公司 | 采纳 |  |
| 8 | 5.4 | 电解液添加量的计划公式重新定义：两个公式合并 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 不采纳 | 后面测试需要输入正极活性物质质量 |
| 9 | 5-7 | 整体编制框架重新整理，参考标准格式，分成样品制备、测试步骤框架 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 10 | 6.2 | 参数设备：直接写入设备参数 | 格林美（无锡）能源材料有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 6.3 | 设备热分析测试，设备自动记录热量差与温度T关系曲线，即DSC曲线 | 梅特勒托利多科技（中国）有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 6.4 | 数据处理方法按照GB13464-2008规定方法，需要进行核实 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 13 | 编制说明 | 电解液添加量的实验为什么不能加入0.8 | 常州锂源新能源科技有限公司 | 不采纳 | 电解液添加量到0.8坩埚会炸 |
| 14 | 编制说明 | DSC测试起始温度、峰值温度随着电解液的添加量增加，DSC电解液加入系数给了一个范围不合理 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司 | 不采纳 | DSC测试过电解液系数根据各自协商去定，同公司保持系数一致 |

说明:

（1）发送《征求意见稿》的单位数：XX个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： XX个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：XX个；

（4）没有回函的单位数：XX个。