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一、工作简况
1.1任务来源
本项目批准文号为国标委发〔2022〕6号，项目计划编号为20255678-T-610，项目名称为国家标准《氧化铟锡蒸发料》，项目完成年限为2026年12月前。标准制完成单位为先导电子科技股份有限公司，参与完成单位为：成都中建材光电科技有限公司、安徽光智科技有限公司、中山智隆新材料科技有限公司、云南锡铟实验室有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司、芜湖映日科技股份有限公司、昆明理工大学、广西晶联光电材料有限责任公司、广东先导稀材股份有限公司等。本项目由全国有色金属标准化技术委员会归口管理。
1.2立项目的和意义
氧化铟锡（即Indium Tin Oxide，简称ITO）蒸发料是将氧化铟和氧化锡粉末按一定比例混合后经过一系列的生产工艺加工成型，再高温气氛烧结形成的黄色陶瓷材料，氧化铟锡蒸发料最主要的应用是在LED灯等照明设备中，氧化铟锡可以作为电极材料，具有良好的导电性能和稳定性能；LED灯有多种颜色，是因为光的波长决定光的颜色，波长取决于形成PN结的化合物材料，在形成PN结时需要在外延P型取设置一层透明导电层，以提高LED芯片的电流扩展和光的萃取率等性能。氧化铟锡薄膜材料具有低电阻率、高可见光透过率、高的机械硬度、良好的化学稳定性和对基片附着力强等优点，而被广泛用于形成LED芯片中的透明导电层(即ITO透明导电层)。氧化铟锡蒸发料的氧化铟和氧化锡按照不同的比例形成了不同的产品类型，现在市场主要的质量比类型为83/17、90/10、95/5三种类型。产品的外形为小圆锭类型， 氧化铟锡蒸发料的组分、杂质、外观质量、相对密度等指标对最终产品质量有着决定性影响。
国家标准化管理委员会发布的《2021年国家标准立项指南》第（二）章节强调：加强“碳达峰”标准化支撑力度，加快新能源开发利用、电力储能、需求侧等的管理，推进能源互联网标准化工作，推进光伏能源新型光电材料等标准体系的建设，而氧化铟锡蒸发料就是极具前景的LED芯片的核心基础材料。
随着全球信息技术的迭代快速发展和材料工艺的日益完善，特别是随着我国的生产水平的发展和社会的科技进步及全社会物质条件的极大完善，全球LED市场已成为一个非常巨大并且涉及面广的产业，全球LED 产业总产值已达万亿元以上，而且可以预见的是随着广大的发展中国家的发展和消费能力的提高，LED产业也将持续扩大，作为高端LED芯片
的核心材料之一的氧化铟锡蒸发料的应用也将加速发展，产业规模预计在2035年后增加100%以上。2010年以前氧化铟锡蒸发料市场几乎由日、韩、美垄断局面，到2015年之后就已改变为中国主导全面主导市场的局面，随着我国的科技进步及产业的发展，我国的氧化铟锡蒸发料产量已占全球70%以上，产品覆盖高中低端全范围，为进一步巩固和提高我国氧化铟锡蒸发料的生产和研发能力，顺应我国日新月异的科技进步能力，制定可以反映行业最新要求和状况的氧化铟锡蒸发料国家标准已是势在必行，制定氧化铟锡蒸发料国家标准有重要意义。
1.3主要参加单位和工作成员所作的工作
1.3.1主要参加单位简介
1.3.1.1先导电子科技股份有限公司：
先导电子科技股份有限公司是先导科技集团下属子公司，致力于研发、生产、销售和回收真空镀膜用溅射靶材和蒸发材料。产品系列包括高纯金属、合金、贵金属及陶瓷材料所制成的靶材、锭、颗粒及粉末，被广泛应用于显示、光伏、半导体、精密光学、数据存储及玻璃等领域。先导电科现有员工近千人，在广东清远、安徽合肥、江苏徐州、山东淄博、韩国、新加坡分别建有多个研发制造基地，在全球多个国家和地区设有销售办公室，先导电科目前已成为国内具备相当规模和影响力的靶材供应商之一，产品质量稳定，受到国内外客户广泛认可，在国际市场也极具竞争力。先导电子科技股份有限公司是国家高新技术企业，是国家工程技术中心的所在单位，公司有多项产品如硒化锌红外激光材料和镜片、半导体砷化镓、氧化铟锡蒸发料、碲锌镉靶材、碲锌镉晶体窗口材料等均是填补了国家战略新型材料空白的产品。先导电科拥有一支专业的国际化研发和应用技术支持团队，我们的研发团队与客户共同合作，提升现有产品性能，开发适用于未来先进技术的新产品。我们的应用技术团队协助客户解决产品应用问题，提升应用性能。
公司拥有大型生产设备500余台，员工3000余人，其中专业技术人员600多名，配有等离子体发射光谱仪、等离子质谱仪、辉光放电质谱仪、电子扫描电镜、原子吸收光谱仪、测氧仪、粒度仪、差热仪、X衍射仪、X荧光仪、红外光谱仪、高效气相质谱仪、液相质谱仪、离子色谱仪等先进的检测仪器，可进行多种化学元素的分析检测，公司的产品检测能力在国内外处于领先水平。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证，并建立了ISO14001环境管理体系，OHSAS l8001职业健康管理体系。
1.3.1.2成都中建材光电材料有限公司：
成都中建材光电材料有限公司位于双流区西航港经济开发区空港二路558号，成立于2009年12月16日，注册资本2.337亿元，系中国建材集团控股的国家级高新技术企业。公司致力于碲化镉弱光发电玻璃的研发与产业化，高纯金属半导体材料的生产与销售以及BIPV光伏系统的设计、安装和运营。公司是国内较早开展高纯金属材料研发、生产的企业，目前拥有年产100吨高纯碲、40吨高纯锑、80吨高纯锌、60吨高纯硒的生产线， 5—7N碲荣获了四川省高技术创新产品、获得四川省科技进步一等奖，建有两个四川省工程技术中心，2013年研发团队入选四川省顶尖创新团队。
1.3.1.3 安徽光智科技有限公司
安徽光智科技有限公司，成立于2018年12月，注册资金9亿元人民币，是上市公司光智科技[300489]的控股公司，位于安徽省滁州市琅琊区，占地面积110亩。主要从事红外光学材料及元器件、激光材料和元器件、探测器芯片及元器件、晶体材料、光电探测和医疗探测元器件等产品研制、生产、技术服务和销售。广泛应用于红外热成像、激光雷达、输助驾驶、航空器、边防安防、工业加工等领域。其中红外、激光材料主要包括锗、硒化锌、硫化锌、硫化镉、硫系玻璃、硅、红外级砷化镓、LYSO晶体、YAG晶体、CZT晶体和BGO晶体，各类产品均可按客户要求定制。公司具备镜头、红外传感器、辐射探测器、激光器等产品的全产业生产技术，涉及生物医疗、车载、安防监控、人工智能等诸多领域，公司拥有MPCVD金刚石制备的完整技术。
1.3.1.4 中山智隆新材料科技有限公司：
中山智隆新材料科技有限公司成立于2019年，是从事半导体显示靶材与半导体金属靶材研、产、销一体的中外合资高新技术企业，由广州智沐科技有限公司与韩国LT金属株式会社共同投资、中方控股的创新型科技企业。
1.3.1.5云南锡铟实验室有限公司：
    云南锡铟实验室有限公司成立于2024年，是云锡集团（控股）有限责任公司为主筹建，国内唯一专门从事锡、铟全产业链多学科综合性研究开发的省级实验室，前身是云南锡业集团研究院有限公司。云南锡铟实验室依托云锡控股公司完整的锡采选、冶炼、加工、化工制造，铟采选和冶炼、研发全产业链所具有的丰富的原材料、行业经验，拥有的先进技术水平和深厚的技术研发能力和专业水平，公司技术力量雄厚、质量保证体系齐全、检测设备和仪器齐全。
1.3.1.6福建阿石创新材料股份有限公司: 
福建阿石创新材料股份有限公司（股票代码300706）成立于2002年，是专业从事PVD镀膜材料研发生产的国家高新技术企业，是工信部专精特新“小巨人”企业、福建省制造业单项冠军企业（产品）、中国光电行业“社会突出贡献企业”。集团公司建设有“高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心”“国家博士后科研工作站”“福建省企业技术中心”“福建省镀膜靶材企业工程技术研究中心”“福建省院士工作站”等科研平台，公司自主研发了超过200款各类高端靶材，产品广泛应用于新型显示面板、集成电路、光学光通信、新能源等领域，多款高端溅射靶材先后荣获“国家技术发明二等奖”“中国有色金属工业科技一等奖”“福建省科技进步一等奖”“中国新型显示产业链发展贡献奖”等奖项，实现了关键技术突破，有力推动了关键上游材料的国产化替代。
1.3.1.7 芜湖映日科技有限公司
芜湖映日科技股份有限公司成立于2015年8月，坐落于芜湖经济技术开发区，注册资本8940.03万元，是一家专业从事高性能溅射靶材的研发、生产及销售的高新技术企业，也是“国家级专精特新小巨人企业”、安徽省优秀“专精特新”企业。公司生产的高性能溅射靶材作为电子设备制造行业的重要基础材料之一，主要应用于显示面板、半导体、太阳能电池、记录媒体等制造领域，并广泛应用于消费电子、智能家电、通信照明、光伏、计算机、工业控制、汽车电子等多个下游应用领域。 目前，公司产品主要应用于显示面板制造，并已开始进入太阳能光伏电池及半导体领域(LED芯片)，公司产品种类覆盖陶瓷靶材、金属靶材、非金属靶材及合金靶材，形成了产品种类多样化、产品应用多元化的发展格局。
1.3.1.8昆明理工大学：
创建于1954年，坐落于云南省昆明市，已发展成为一所以工为主，理工结合，行业特色、区域特色鲜明，经济、管理、哲、法、文、艺术、医、农、教育等多学科协调发展的综合性大学，是云南省规模最大、办学层次和类别较为齐全的省属重点大学。
1.3.1.9 广西晶联光电材料有限责任公司
   广西晶联光电材料有限责任公司成立于2007年9月，是高新技术企业、国家专精特新小巨人企业、自治区创新示范企业，主要开发、生产及销售铟基陶瓷靶材。企业“TFT显示面板用高性能ITO靶材制备关键技术及国产化”项目荣获2020年广西科技进步一等奖，2020中国新型显示产业链特殊贡献奖，主要参与制定行业标准5项，获得发明专利16项，广西优秀新产品2个。
1.3.1.10广东先导稀材股份有限公司：
先导科技集团始创于2003年，在全球稀散金属行业处于世界领先地位，硒、碲系列产品销量世界第一；旗下拥有40家子公司，遍布全球10个国家，16个城市，集团总部位于广东清远，全球在职员工3000多名，是国家认定高新技术企业、拥有国家稀散金属工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，设有独立的先进材料研究院。先导科技集团始创于2003年，在全球稀散金属行业处于世界领先地位，硒、碲系列产品销量世界第一；旗下拥有40家子公司，遍布全球10个国家，16个城市，集团总部位于广东清远，全球在职员工3000多名，是国家认定高新技术企业、拥有国家稀散金属工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，设有独立的先进材料研究院。
1.3.2 工作单位和工作成员所作的工作
1.3.2.1 工作单位的工作
先导电子科技股份有限公司在接到标准立项通知后，牵头随即成立了《氧化铟锡蒸发料》国家标准编制组，并对标准编制工作组成员进行了职责分工。根据各起草单位的实际情况和要求，确定了起草单位和参与起草单位，各家单位所做的工作任务如下表1。
表1  起草单位和验证单位的工作任务
	序号
	单位名称
	工作任务

	1
	先导电子科技股份有限公司
	主起草单位，负责标准相关资料的收集整理、标准文本及编制说明的编写，标准讨论预审及审定会议的解答和意见建议落实。

	2
	成都中建材光电材料有限公司
	第一参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准的讨论、预审及审定工作。

	3
	安徽光智科技有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，组织标准的讨论、预审及审定工作，指导标准文本及编制说明的编写修改工作。

	4
	中山智隆新材料科技有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准的讨论、预审及审定工作。

	5
	云南锡铟实验室有限公司
	参与起草单位，提出该单位的相关生产经验和建议，对标准相关的原材料提供相关建议。

	6
	福建阿石创新材料股份有限公司
	参与起草单位，对标准的文本及结构提供相关建议，对引用标准提出意见和建议

	7
	芜湖映日科技股份有限公司
	参与起草单位，对标准的文本及结构提供相关建议，对引用标准提出意见和建议

	8
	昆明理工大学
	参与起草单位，对标准的文本及结构提供相关建议，对引用标准提出意见和建议

	9
	广西晶联光电材料有限责任公司
	参与起草单位，对标准的文本及结构提供相关建议，对引用标准提出意见和建议

	9
	广东先导稀材股份有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，组织标准的讨论、预审及审定工作，指导标准文本及编制说明的编写修改工作。
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1.3.2.2
各起草人在本文件编制过程中的所做的工作见表3所示
表2 主要起草人及工作职责
	序号
	姓名
	单位
	工作分工

	1
	[bookmark: SectionMark4]余芳
	先导电子科技股份有限公司
	负责氧化铟锡靶材标准修订的方案制定，主持标准与生产的沟通协调，组织主持标准的编写和审核等。

	2
	邓育宁
	先导电子科技股份有限公司
	负责氧化铟锡靶材标准修订工作中的技术要求的制定和审核，对标准的代表性和准确性进行把握和指导。

	3
	向清华
	广东先导稀材股份有限公司
	负责氧化铟锡靶材标准修订的方案制定、产品情况调研、资料搜集、数据采集与汇总、主持标准条款编写和审核等。

	4
	郑林
	成都中建材光电材料有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，提供相关产品质量数据，参加标准的讨论、预审及审定工作。参加标准工作。

	5
	葛春桥
	中山智隆新材料科技有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议。参加标准的讨论、预审及审定工作。

	6
	梁华鑫
	云南锡铟实验室有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，提供相关产品质量数据，参加标准的讨论、预审及审定工作。

	7
	陈钦忠
	福建阿石创新材料股份有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，提供相关产品质量数据，参加标准的讨论、预审及审定工作。

	8
	曾墩风
	芜湖映日科技股份有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，提供相关产品质量数据，参加标准的讨论、预审及审定工作。

	9
	欧琳芳
	安徽光智科技有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准工作。

	10
	蒋文龙
	云南锡铟实验室有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准工作。

	11
	胡智向
	先导电子科技股份有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，提供相关产品质量数据，参加标准的讨论、预审及审定工作。

	12
	利镇升
	先导电子科技股份有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，提供相关产品质量数据，参加标准的讨论、预审及审定工作。

	13
	覃士敏
	成都中建材光电材料有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，提供相关产品质量数据，参加标准的讨论、预审及审定工作。

	14
	陈露
	中山智隆新材料科技有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，提供相关产品质量数据，参加标准的讨论、预审及审定工作。

	15
	张科
	福建阿石创新材料股份有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准的讨论、预审及审定工作，对标准的技术要求及内容提出意见。

	16
	伍美珍
	云南锡铟实验室有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准的讨论、预审及审定工作。

	17
	徐宝强
	云南锡铟实验室有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准工作。

	18
	朱赞芳
	广东先导稀材股份有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，参加标准工作会议。

	19
	张金华
	广东先导稀材股份有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议，。

	210
	吴杰
	广东先导稀材股份有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议。

	211
	杨静
	安徽光智科技有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议。

	212
	王志强
	芜湖映日科技股份有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议。

	213
	李一夫
	云南锡铟实验室有限公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议。

	114
	黄誓成
	广西晶联光电材料有限责任公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议。

	115
	刘建雄
	广西晶联光电材料有限责任公司
	参与起草单位，对标准各项技术指标的提出相关意见和建议。



1.4 主要工作过程

1.4.1预研阶段
2024年1月，先导电子科技股份有限公司根据公司的生产实际和市场情况，决定向国家相关部门提出制定《氧化铟锡蒸发料》国家标准，随即开始国内外氧化铟锡蒸发料市场情况、生产情况及使用情况进行了详细的调研，了解了国内外氧化铟锡蒸发料生产的技术水平、应用情况及相关的研发拓展情况及未来相关的趋势，与行业内的相关人员深入讨论标准制定工作的技术要求、试验要求、建议要求等各环节的标准的具体技术要求，通过整理归纳相关企业的制造水平、产品规格、检测手段、应用要求等，同时也考虑了国外能够涉及和收集到的各类情况，由主编单位整理并编制形成了《氧化铟锡蒸发料》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。根据此次调研情况，由主编单位整理并完善形成标准草案稿。
1.4.2标准立项
1.4.2.1 2024年3月中国有色金属标准化委员会年中年会在长沙召开，先导电子科技股份有限公司在会上提交了制定申请报告，会上针对当前国内氧化铟锡蒸发料生产经营使用的实际情况，广泛征求参会人员的意见，会上经讨论后同意向国标委提交申报，经过公示后同意决定由先导电子科技股份有限公司制定《氧化铟锡蒸发料》标准，并向国标委提报制定申请。
1.4.2.2 在2025年9月，国标委批准了由先导电子科技股份有限公司起草制定国家标准《氧化铟锡蒸发料》，并确认了成都中建材光电科技有限公司、安徽光智科技有限公司、中山智隆新材料科技有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司等参与制定。完成时间节点按照以下安排进行：2025年9月—2025年10月：完成调研工作，形成讨论稿；2025年12月前召开了第一次工作会议；2026年6月前召开第二次工作会议，2026年10月前召开标准审查会议。
1.4.3起草阶段
本标准为制定标准，先导电子科技股份有限公司在起草阶段进行了大量的数据收集，同时结合国内氧化铟锡蒸发料的生产厂家的生产现状及技术水平及用户的实际要求，进行了以下工作：
1）2025年10月，成立标准编制组，初步制定了工作计划和进度安排，明确了各参与单位的工作职能和任务。由此形成了标准草案，2025年12月在洛阳召开了标准讨论的第一次工作会议，对标准的征求意见1稿进行了广泛充分的讨论，参加会议的单位有16家，参与人员50多人，会议讨论热烈。
2）起草单位根据洛阳会议并结合实际情况形成征求意见2稿，于2026年5月在昆明市召开了标准预审的第二次工作中、会议，会议为相关心理标准的专题会议，会议时间充分，会议参与人员和专家学者较多，提出的相关意见较为客观和反应实际情况。在此基础上最终形成征求意见稿。
1.4.4征求意见阶段
本标准以召开专题会议、发送标准邮件、标委会网站上公开挂网、微信、电话等多种形式和办法进行了广泛的征求意见，2025年10月，根据各生产企业、用户、相关行业的专家意见等的相关资料进行归纳和总结，确认了标准内主要的技术要求如牌号、物理性能、规格、外观质量、内部质量、分析方法等制定要求的具体内容形成了《氧化铟锡蒸发料》的讨论稿，并进行了相关广泛的征求意见工作。在征求意见过程中，征求意见发放到位总共15家，其中非委员单位总数及其中的用户、科研、其他单位所占80%、收到的意见数量有12条，均对相关意见做了处理。
在开展公平竞争审查过程中，经对照，没有发现限制或者变相限制市场准入和退出，没有限制商品要素的自由流动、不影响生产经营成本以及生产经营行为。同时填写《公平竞争审查表》
[bookmark: OLE_LINK3]编制组根据意见，对标准进行修改和完善，形成了标准《送审稿》及《编制说明》。
1.4.5审查阶段
A. 技术专家审查
B. 委员审查
C. 委员电子投票【国标写，其他不写】

1.4.6报批阶段
二、编制原则、主要内容及其确定依据
[bookmark: OLE_LINK7]1、编制原则
1.1按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，有色金属标准化技术委员会针对最新版的标准起草要求做了深入的培训，按照培训要求及编写实例、示例编写本标准。
1.2 本次制定应重点关注和解决在生产和经营使用实际情况中的技术要求、试验方法、检验要求，准确体现和反映行业现状和要求及发展要求，对氧化铟锡蒸发料生产、贸易、使用企业的方方面面的各项工作要求起到指导作用。
1.3 《氧化铟锡蒸发料》制定标准的要求和内容，要统一考虑国际、国内两个市场的供需情况，标准的制定尽量采用国际国外先进标准，与国际接轨，制定出的标准既可以给行业提供执行和规范要求并且执行和使用清晰明了，也可以让行业之外的其他部门了解行业状况。
2、标准主要技术内容的确定依据
[bookmark: _Toc160180212]2.1 产品质量统计情况
氧化铟锡蒸发料是化合物陶瓷材料，主要应用于用于LED芯片和光学玻璃制造，随着我国经济发展和科技进步，我国已成为全球主要的氧化铟锡蒸发料的生产国家，产品质量已居于全球领先水平，标准技术内容的制定需要据于各生产企业的实际情况以真实反映行业现状，下表是起草单位及参与起草单位的若干批氧化铟锡蒸发料的技术指标的统计。
                 表3 先导公司的氧化铟锡蒸发料的技术统计1
	IC-ITO83 SnO2含量、相对密度、厚度和直径数据统计表

	序号
	批次
	SnO2%
	相对密度
	厚度/mm
	直径/mm

	1
	IC-ITO83-01
	17.18
	57.50%
	4.51
	7.80

	2
	IC-ITO83-02
	16.11
	59.00%
	4.50
	7.79

	3
	IC-ITO83-03
	18.16
	60.50%
	4.46
	7.81

	4
	IC-ITO83-04
	16.29
	58.00%
	4.51
	7.81

	5
	IC-ITO83-05
	18.19
	59.50%
	4.47
	7.79

	6
	IC-ITO83-06
	17.23
	60.50%
	4.49
	7.80

	7
	IC-ITO83-07
	16.37
	61.00%
	4.45
	7.79

	8
	IC-ITO83-08
	16.11
	60.50%
	4.47
	7.80

	9
	IC-ITO83-09
	17.41
	62.00%
	4.51
	7.81

	10
	IC-ITO83-10
	18.12
	59.00%
	4.45
	7.80

	11
	IC-ITO83-11
	17.25
	59.50%
	4.51
	7.80

	12
	IC-ITO83-12
	17.39
	60.50%
	4.50
	7.82

	13
	IC-ITO83-13
	17.25
	61.00%
	4.48
	7.79

	14
	IC-ITO83-14
	18.02
	60.50%
	4.50
	7.80

	15
	IC-ITO83-15
	17.19
	57.00%
	4.51
	7.80

	16
	IC-ITO83-16
	17.23
	57.50%
	4.50
	7.80

	17
	IC-ITO83-17
	15.94
	59.00%
	4.47
	7.80

	18
	IC-ITO83-18
	17.01
	60.50%
	4.51
	7.80

	19
	IC-ITO83-19
	16.82
	58.00%
	4.50
	7.81

	20
	IC-ITO83-20
	17.29
	60.50%
	4.48
	7.80

	21
	IC-ITO83-21
	17.21
	60.00%
	4.47
	7.80

	22
	IC-ITO83-22
	17.03
	59.00%
	4.50
	7.80

	23
	IC-ITO83-23
	17.28
	59.50%
	4.45
	7.80

	24
	IC-ITO83-24
	16.99
	60.50%
	4.51
	7.80

	25
	IC-ITO83-25
	17.15
	58.50%
	4.47
	7.79

	26
	IC-ITO83-26
	16.68
	58.00%
	4.48
	7.81

	27
	IC-ITO83-27
	17.21
	59.00%
	4.50
	7.79

	28
	IC-ITO83-28
	17.31
	57.50%
	4.51
	7.81

	29
	IC-ITO83-29
	16.82
	56.00%
	4.50
	7.82

	30
	IC-ITO83-30
	17.82
	56.50%
	4.51
	7.83



                  表4 先导公司的氧化铟锡蒸发料的技术统计2
	IC-ITO83 杂质成分含量数据统计表（ppm)

	序号
	批次
	Fe
	Al
	Si
	Sb
	Pb
	Cd
	Ni
	Cr
	   Tl

	1
	IC-ITO83-01
	12
	8
	5
	8
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	2
	IC-ITO83-02
	11
	6
	6
	7
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	3
	IC-ITO83-03
	14
	9
	4
	7
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	4
	IC-ITO83-04
	10
	10
	8
	8
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	5
	IC-ITO83-05
	6
	8
	4
	8
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	6
	IC-ITO83-06
	12
	13
	4
	8
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	
7
	IC-ITO83-07
	10
	9
	3
	3
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	8
	IC-ITO83-08
	12
	6
	6
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	9
	IC-ITO83-09
	13
	5
	5
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	10
	IC-ITO83-10
	8
	3
	8
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	11
	IC-ITO83-11
	12
	10
	9
	5
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	12
	IC-ITO83-12
	5
	6
	3
	7
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	13
	IC-ITO83-13
	12
	5
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	14
	IC-ITO83-14
	11
	4
	6
	8
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	15
	IC-ITO83-15
	6
	12
	5
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	16
	IC-ITO83-16
	13
	7
	7
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	17
	IC-ITO83-17
	7
	9
	6
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	18
	IC-ITO83-18
	13
	8
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	19
	IC-ITO83-19
	11
	6
	4
	6
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	20
	IC-ITO83-20
	8
	5
	4
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	21
	IC-ITO83-21
	14
	4
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	22
	IC-ITO83-22
	13
	3
	5
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	23
	IC-ITO83-23
	9
	5
	3
	6
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	24
	IC-ITO83-24
	10
	4
	5
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	25
	IC-ITO83-25
	12
	6
	4
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	26
	IC-ITO83-26
	7
	10
	4
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	27
	IC-ITO83-27
	13
	8
	6
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	28
	IC-ITO83-28
	13
	6
	3
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	29
	IC-ITO83-29
	6
	7
	4
	3
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	30
	IC-ITO83-30
	12
	3
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1



                     表5 先导公司的氧化铟锡蒸发料的技术统计3
	IC-ITO83 外观检测数据统计表

	序号
	批次
	外观干净无粉尘、无色差
	无异物
	无刮痕
	孔洞/坑点＜0.3x0.3mm，每颗≤5个
	崩角＜0.5mm，每颗≤5个
	无裂纹

	1
	IC-ITO83-01
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	2
	IC-ITO83-02
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	3
	IC-ITO83-03
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	4
	IC-ITO83-04
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	5
	IC-ITO83-05
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	6
	IC-ITO83-06
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	7
	IC-ITO83-07
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	8
	IC-ITO83-08
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	9
	IC-ITO83-09
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	10
	IC-ITO83-10
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	11
	IC-ITO83-11
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	12
	IC-ITO83-12
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	13
	IC-ITO83-13
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	14
	IC-ITO83-14
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	15
	IC-ITO83-15
	OK
	无
	无
	2
	0
	无

	16
	IC-ITO83-16
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	17
	IC-ITO83-17
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	18
	IC-ITO83-18
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	19
	IC-ITO83-19
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	20
	IC-ITO83-20
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	21
	IC-ITO83-21
	OK
	无
	无
	2
	0
	无

	22
	IC-ITO83-22
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	23
	IC-ITO83-23
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	24
	IC-ITO83-24
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	25
	IC-ITO83-25
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	26
	IC-ITO83-26
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	27
	IC-ITO83-27
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	28
	IC-ITO83-28
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	29
	IC-ITO83-29
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	30
	IC-ITO83-30
	OK
	无
	无
	0
	0
	无



                  表6 先导公司的氧化铟锡蒸发料的技术统计4
	IC-ITO90 SnO2含量、相对密度、厚度和直径数据统计表

	序号
	批次
	SnO2%
	相对密度
	厚度/mm
	直径/mm

	1
	IC-ITO90-01
	10.07
	59.00%
	40.20
	30.05

	2
	IC-ITO90-02
	9.88
	57.50%
	40.35
	30.02

	3
	IC-ITO90-03
	9.94
	59.00%
	39.86
	30.01

	4
	IC-ITO90-04
	9.75
	60.50%
	39.78
	30.04

	5
	IC-ITO90-05
	10.25
	58.00%
	40.04
	30.03

	6
	IC-ITO90-06
	10.16
	60.50%
	40.10
	30.04

	7
	IC-ITO90-07
	10.30
	60.00%
	40.16
	30.02

	8
	IC-ITO90-08
	9.86
	59.00%
	39.98
	30.06

	9
	IC-ITO90-09
	9.92
	59.50%
	40.26
	30.04

	10
	IC-ITO90-10
	10.10
	60.50%
	40.40
	30.07

	11
	IC-ITO90-11
	9.96
	58.50%
	40.32
	30.01

	12
	IC-ITO90-12
	9.80
	58.00%
	39.88
	30.10

	13
	IC-ITO90-13
	9.91
	61.00%
	40.26
	30.05

	14
	IC-ITO90-14
	10.10
	60.50%
	40.18
	30.04

	15
	IC-ITO90-15
	10.04
	57.00%
	40.05
	30.06

	16
	IC-ITO90-16
	9.95
	57.50%
	39.97
	30.08

	17
	IC-ITO90-17
	10.26
	59.00%
	40.24
	30.01

	18
	IC-ITO90-18
	10.18
	60.50%
	40.37
	30.05

	19
	IC-ITO90-19
	9.93
	58.00%
	39.79
	30.02

	20
	IC-ITO90-20
	10.10
	60.50%
	39.84
	30.06

	21
	IC-ITO90-21
	10.08
	60.00%
	40.10
	30.04

	22
	IC-ITO90-22
	10.35
	59.00%
	40.15
	30.04

	23
	IC-ITO90-23
	10.07
	57.50%
	40.12
	30.06

	24
	IC-ITO90-24
	9.76
	59.00%
	40.04
	30.08

	25
	IC-ITO90-25
	9.94
	60.50%
	39.98
	30.01

	26
	IC-ITO90-26
	9.91
	58.00%
	39.94
	30.05

	27
	IC-ITO90-27
	10.20
	60.50%
	40.14
	30.06

	28
	IC-ITO90-28
	10.12
	60.00%
	40.08
	30.02

	29
	IC-ITO90-29
	10.02
	59.00%
	40.10
	30.06

	30
	IC-ITO90-30
	10.14
	59.50%
	40.35
	30.04



                     表7 先导公司的氧化铟锡蒸发料的技术统计5
	IC-ITO90 杂质成分含量数据统计表（ppm)

	序号
	批次
	Fe
	Al
	Si
	Sb
	Pb
	Cd
	Ni
	Cr
	   Tl

	1
	IC-ITO90-01
	12
	8
	5
	5
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	2
	IC-ITO90-02
	10
	6
	6
	5
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	3
	IC-ITO90-03
	12
	9
	5
	4
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	4
	IC-ITO90-04
	5
	8
	8
	3
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	5
	IC-ITO90-05
	8
	6
	4
	3
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	6
	IC-ITO90-06
	6
	5
	4
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	7
	IC-ITO90-07
	5
	4
	3
	2
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	8
	IC-ITO90-08
	12
	3
	6
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	9
	IC-ITO90-09
	11
	5
	5
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	10
	IC-ITO90-10
	8
	3
	8
	3
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	11
	IC-ITO90-11
	12
	5
	9
	4
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	12
	IC-ITO90-12
	5
	6
	3
	8
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	13
	IC-ITO90-13
	12
	5
	3
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	14
	IC-ITO90-14
	4
	4
	6
	5
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	15
	IC-ITO90-15
	12
	4
	5
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	16
	IC-ITO90-16
	7
	7
	7
	3
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	17
	IC-ITO90-17
	9
	9
	6
	6
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	18
	IC-ITO90-18
	8
	9
	3
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	19
	IC-ITO90-19
	6
	8
	4
	7
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	20
	IC-ITO90-20
	5
	6
	7
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	21
	IC-ITO90-21
	4
	5
	4
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	22
	IC-ITO90-22
	3
	4
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	23
	IC-ITO90-23
	6
	3
	6
	3
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	24
	IC-ITO90-24
	10
	4
	5
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	25
	IC-ITO90-25
	8
	6
	8
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	26
	IC-ITO90-26
	6
	6
	9
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	27
	IC-ITO90-27
	11
	5
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	28
	IC-ITO90-28
	13
	4
	6
	3
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	29
	IC-ITO90-29
	6
	7
	4
	3
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	30
	IC-ITO90-30
	8
	3
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1



                         表8 先导公司的氧化铟锡蒸发料的技术统计6
	IC-ITO90 外观检测数据统计表

	序号
	批次
	外观干净无粉尘、无色差
	无异物
	无刮痕
	孔洞/坑点＜0.3x0.3mm，每颗≤5个
	崩角＜0.5mm，每颗≤5个
	无裂纹

	1
	IC-ITO90-01
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	2
	IC-ITO90-02
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	3
	IC-ITO90-03
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	4
	IC-ITO90-04
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	5
	IC-ITO90-05
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	6
	IC-ITO90-06
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	7
	IC-ITO90-07
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	8
	IC-ITO90-08
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	9
	IC-ITO90-09
	OK
	无
	无
	0
	2
	无

	10
	IC-ITO90-10
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	11
	IC-ITO90-11
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	12
	IC-ITO90-12
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	13
	IC-ITO90-13
	OK
	无
	无
	3
	0
	无

	14
	IC-ITO90-14
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	15
	IC-ITO90-15
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	16
	IC-ITO90-16
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	17
	IC-ITO90-17
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	18
	IC-ITO90-18
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	19
	IC-ITO90-19
	OK
	无
	无
	2
	0
	无

	20
	IC-ITO90-20
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	21
	IC-ITO90-21
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	22
	IC-ITO90-22
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	23
	IC-ITO90-23
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	24
	IC-ITO90-24
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	25
	IC-ITO90-25
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	26
	IC-ITO90-26
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	27
	IC-ITO90-27
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	28
	IC-ITO90-28
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	29
	IC-ITO90-29
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	30
	IC-ITO90-30
	OK
	无
	无
	0
	0
	无



                   表9 先导公司的氧化铟锡蒸发料的技术统计7
	IC-ITO95 SnO2含量、相对密度、厚度和直径数据统计表

	序号
	批次
	SnO2%
	相对密度
	厚度/mm
	直径/mm

	1
	IC-ITO95-01
	5.17
	57.50%
	20.12
	20.06

	2
	IC-ITO95-02
	5.19
	58.00%
	20.25
	20.04

	3
	IC-ITO95-03
	4.95
	57.50%
	20.16
	20.03

	4
	IC-ITO95-04
	5.23
	58.00%
	20.14
	20.05

	5
	IC-ITO95-05
	5.19
	56.50%
	20.16
	20.03

	6
	IC-ITO95-06
	5.06
	58.50%
	20.09
	20.06

	7
	IC-ITO95-07
	5.04
	58.00%
	20.11
	20.02

	8
	IC-ITO95-08
	5.20
	57.70%
	20.1
	20.09

	9
	IC-ITO95-09
	5.07
	56.90%
	20.02
	20.08

	10
	IC-ITO95-10
	5.15
	57.30%
	20.07
	20.10

	11
	IC-ITO95-11
	4.97
	58.00%
	20.11
	20.03

	12
	IC-ITO95-12
	5.18
	56.50%
	20.15
	20.01

	13
	IC-ITO95-13
	5.17
	58.50%
	20.09
	20.06

	14
	IC-ITO95-14
	5.15
	58.00%
	20.16
	20.05

	15
	IC-ITO95-15
	5.14
	57.70%
	20.19
	20.11

	16
	IC-ITO95-16
	5.10
	56.90%
	20.16
	20.01

	17
	IC-ITO95-17
	5.14
	57.30%
	19.95
	20.08

	18
	IC-ITO95-18
	5.22
	58.00%
	20.15
	20.04

	19
	IC-ITO95-19
	5.13
	58.00%
	20.13
	20.09

	20
	IC-ITO95-20
	5.02
	57.50%
	20.09
	20.03

	21
	IC-ITO95-21
	5.23
	56.40%
	19.85
	20.04

	22
	IC-ITO95-22
	5.26
	59.00%
	20.11
	20.02

	23
	IC-ITO95-23
	4.95
	59.50%
	20.15
	20.08

	24
	IC-ITO95-24
	5.20
	59.00%
	19.96
	20.02

	25
	IC-ITO95-25
	5.24
	58.50%
	20.01
	20.10

	26
	IC-ITO95-26
	4.89
	58.00%
	20.04
	20.03

	27
	IC-ITO95-27
	5.23
	59.00%
	19.96
	20.02

	28
	IC-ITO95-28
	5.15
	57.50%
	20.01
	20.03

	29
	IC-ITO95-29
	5.20
	56.00%
	20.04
	20.01

	30
	IC-ITO95-30
	5.05
	56.50%
	19.98
	20.08



                    表10 先导公司的氧化铟锡蒸发料的技术统计8
	IC-ITO95 杂质成分含量数据统计表（ppm)

	序号
	批次
	Fe
	Al
	Si
	Sb
	Pb
	Cd
	Ni
	Cr
	   Tl

	1
	IC-ITO95-01
	6
	9
	8
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	2
	IC-ITO95-02
	6
	8
	7
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	3
	IC-ITO95-03
	7
	4
	10
	7
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	4
	IC-ITO95-04
	6
	3
	5
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	5
	IC-ITO95-05
	6
	6
	6
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	6
	IC-ITO95-06
	7
	9
	10
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	7
	IC-ITO95-07
	6
	10
	8
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	8
	IC-ITO95-08
	6
	10
	9
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	9
	IC-ITO95-09
	7
	11
	8
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	10
	IC-ITO95-10
	9
	8
	4
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	11
	IC-ITO95-11
	7
	8
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	12
	IC-ITO95-12
	7
	8
	6
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	13
	IC-ITO95-13
	9
	10
	9
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	14
	IC-ITO95-14
	10
	6
	4
	7
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	15
	IC-ITO95-15
	6
	4
	8
	7
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	16
	IC-ITO95-16
	6
	10
	8
	6
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	17
	IC-ITO95-17
	6
	7
	5
	6
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	18
	IC-ITO95-18
	6
	8
	7
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	19
	IC-ITO95-19
	6
	5
	8
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	20
	IC-ITO95-20
	7
	4
	5
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	21
	IC-ITO95-21
	5
	5
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	22
	IC-ITO95-22
	5
	5
	9
	5
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	23
	IC-ITO95-23
	7
	4
	9
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	24
	IC-ITO95-24
	5
	9
	7
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	25
	IC-ITO95-25
	5
	9
	6
	3
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	26
	IC-ITO95-26
	6
	7
	6
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	27
	IC-ITO95-27
	7
	5
	7
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	28
	IC-ITO95-28
	6
	6
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	29
	IC-ITO95-29
	6
	7
	4
	5
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	30
	IC-ITO95-30
	10
	3
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1



                        表11 先导公司的氧化铟锡蒸发料的技术统计9
	IC-ITO95 外观检测数据统计表

	序号
	批次
	外观干净无粉尘、无色差
	无异物
	无刮痕
	孔洞/坑点＜0.3x0.3mm，每颗≤5个
	崩角＜0.5mm，每颗≤5个
	无裂纹

	1
	IC-ITO95-01
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	2
	IC-ITO95-02
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	3
	IC-ITO95-03
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	4
	IC-ITO95-04
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	5
	IC-ITO95-05
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	6
	IC-ITO95-06
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	7
	IC-ITO95-07
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	8
	IC-ITO95-08
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	9
	IC-ITO95-09
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	10
	IC-ITO95-10
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	11
	IC-ITO95-11
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	12
	IC-ITO95-12
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	13
	IC-ITO95-13
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	14
	IC-ITO95-14
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	15
	IC-ITO95-15
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	16
	IC-ITO95-16
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	17
	IC-ITO95-17
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	18
	IC-ITO95-18
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	19
	IC-ITO95-19
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	20
	IC-ITO95-20
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	21
	IC-ITO95-21
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	22
	IC-ITO95-22
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	23
	IC-ITO95-23
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	24
	IC-ITO95-24
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	25
	IC-ITO95-25
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	26
	IC-ITO95-26
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	27
	IC-ITO95-27
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	28
	IC-ITO95-28
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	29
	IC-ITO95-29
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	30
	IC-ITO95-30
	OK
	无
	无
	0
	0
	无



表12 公司2的氧化铟锡蒸发料的技术统计1
	IC-ITO90 SnO2含量、相对密度、高度和直径数据统计表

	序号
	批次
	SnO2%
	相对密度
	高度/mm
	直径/mm

	1
	IC-ITO90-01
	10.00%
	60.82%
	39.95 
	29.82 

	2
	IC-ITO90-02
	9.87%
	59.02%
	39.93 
	30.19 

	3
	IC-ITO90-03
	10.02%
	59.26%
	40.07 
	30.19 

	4
	IC-ITO90-04
	9.84%
	60.76%
	39.83 
	30.18 

	5
	IC-ITO90-05
	9.91%
	58.59%
	40.08 
	29.87 

	6
	IC-ITO90-06
	10.02%
	59.15%
	40.09 
	30.04 

	7
	IC-ITO90-07
	10.08%
	60.16%
	39.97 
	30.14 

	8
	IC-ITO90-08
	10.19%
	58.52%
	40.03 
	29.96 

	9
	IC-ITO90-09
	9.83%
	58.98%
	40.11 
	30.08 

	10
	IC-ITO90-10
	9.95%
	60.52%
	40.01 
	29.88 

	11
	IC-ITO90-11
	9.93%
	59.10%
	39.83 
	29.99 

	12
	IC-ITO90-12
	10.01%
	58.71%
	39.94 
	30.18 

	13
	IC-ITO90-13
	10.16%
	60.45%
	39.87 
	30.00 

	14
	IC-ITO90-14
	10.03%
	60.50%
	40.04 
	29.96 

	15
	IC-ITO90-15
	10.05%
	59.85%
	39.88 
	29.81 

	16
	IC-ITO90-16
	9.91%
	61.35%
	40.02 
	30.12 

	17
	IC-ITO90-17
	10.17%
	61.01%
	39.89 
	30.10 

	18
	IC-ITO90-18
	9.87%
	59.33%
	39.91 
	29.82 

	19
	IC-ITO90-19
	9.86%
	60.57%
	39.98 
	30.11 

	20
	IC-ITO90-20
	9.93%
	60.10%
	39.86 
	30.15 



                           表13 公司2的氧化铟锡蒸发料的技术统计2 
	IC-ITO90 杂质成分含量数据统计表（ppm）

	序号
	批次
	Fe
	Al
	Si
	Sb
	Pd
	Cd
	Ni
	Cr
	Tl

	1
	IC-ITO90-01
	12
	4
	5
	7
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	2
	IC-ITO90-02
	5
	7
	5
	6
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	3
	IC-ITO90-03
	7
	8
	5
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	4
	IC-ITO90-04
	7
	6
	5
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	5
	IC-ITO90-05
	5
	5
	2
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	6
	IC-ITO90-06
	14
	8
	5
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	7
	IC-ITO90-07
	12
	4
	3
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	8
	IC-ITO90-08
	8
	7
	1
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	9
	IC-ITO90-09
	14
	4
	5
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	10
	IC-ITO90-10
	5
	5
	3
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	11
	IC-ITO90-11
	9
	6
	2
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	12
	IC-ITO90-12
	5
	8
	1
	6
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	13
	IC-ITO90-13
	8
	8
	1
	6
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	14
	IC-ITO90-14
	13
	4
	5
	7
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	15
	IC-ITO90-15
	13
	5
	1
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	16
	IC-ITO90-16
	11
	6
	4
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	17
	IC-ITO90-17
	10
	6
	3
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	18
	IC-ITO90-18
	7
	7
	2
	6
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	19
	IC-ITO90-19
	13
	7
	1
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	20
	IC-ITO90-20
	6
	4
	2
	7
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1



                   表14 公司2的氧化铟锡蒸发料的技术统计3 
	IC-ITO90 外观检测数据统计表

	序号
	批次
	外观干净无
粉尘、无色差
	无异物
	无刮痕
	孔洞/坑点＜0.3*0.3mm
每颗≤5个
	崩角＜0.5mm
每颗≤5个
	无裂纹

	1
	IC-ITO90-01
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	2
	IC-ITO90-02
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	3
	IC-ITO90-03
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	4
	IC-ITO90-04
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	5
	IC-ITO90-05
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	6
	IC-ITO90-06
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	7
	IC-ITO90-07
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	8
	IC-ITO90-08
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	9
	IC-ITO90-09
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	10
	IC-ITO90-10
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	11
	IC-ITO90-11
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	12
	IC-ITO90-12
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	13
	IC-ITO90-13
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	14
	IC-ITO90-14
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	15
	IC-ITO90-15
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	16
	IC-ITO90-16
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	17
	IC-ITO90-17
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	18
	IC-ITO90-18
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	19
	IC-ITO90-19
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	20
	IC-ITO90-20
	OK
	无
	无
	1
	0
	无


           
表15 公司2的氧化铟锡蒸发料的技术统计4
	IC-ITO95 SnO2含量、相对密度、高度和直径数据统计表

	序号
	批次
	SnO2%
	相对密度
	高度/mm
	直径/mm

	1
	IC-ITO95-01
	5.15%
	57.09%
	9.88 
	8.18 

	2
	IC-ITO95-02
	4.95%
	57.08%
	9.98 
	7.80 

	3
	IC-ITO95-03
	4.91%
	57.04%
	9.93 
	7.80 

	4
	IC-ITO95-04
	5.08%
	59.21%
	10.09 
	7.85 

	5
	IC-ITO95-05
	5.12%
	56.67%
	9.87 
	8.04 

	6
	IC-ITO95-06
	4.89%
	56.67%
	10.11 
	8.08 

	7
	IC-ITO95-07
	4.88%
	58.47%
	10.04 
	7.83 

	8
	IC-ITO95-08
	4.94%
	57.43%
	9.93 
	8.07 

	9
	IC-ITO95-09
	5.07%
	59.17%
	10.09 
	8.01 

	10
	IC-ITO95-10
	5.15%
	56.93%
	10.15 
	8.10 

	11
	IC-ITO95-11
	4.84%
	59.45%
	9.96 
	7.85 

	12
	IC-ITO95-12
	5.12%
	56.62%
	10.13 
	8.00 

	13
	IC-ITO95-13
	5.01%
	56.72%
	10.17 
	8.09 

	14
	IC-ITO95-14
	4.80%
	57.66%
	9.87 
	8.15 

	15
	IC-ITO95-15
	5.11%
	56.86%
	10.03 
	8.07 

	16
	IC-ITO95-16
	5.16%
	56.73%
	10.15 
	7.85 

	17
	IC-ITO95-17
	5.06%
	57.63%
	10.08 
	8.00 

	18
	IC-ITO95-18
	5.18%
	58.00%
	10.14 
	8.18 

	19
	IC-ITO95-19
	5.18%
	57.87%
	9.96 
	7.84 

	20
	IC-ITO95-20
	4.95%
	57.70%
	10.15 
	7.80 




表16 公司2的氧化铟锡蒸发料的技术统计5
	IC-ITO95 杂质成分含量数据统计表（ppm）

	序号
	批次
	Fe
	Al
	Si
	Sb
	Pd
	Cd
	Ni
	Cr
	Tl

	1
	IC-ITO95-01
	6
	6
	5
	6
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	2
	IC-ITO95-02
	9
	7
	2
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	3
	IC-ITO95-03
	5
	7
	2
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	4
	IC-ITO95-04
	7
	5
	5
	6
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	5
	IC-ITO95-05
	14
	4
	4
	7
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	6
	IC-ITO95-06
	14
	5
	2
	6
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	7
	IC-ITO95-07
	14
	7
	5
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	8
	IC-ITO95-08
	13
	8
	4
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	9
	IC-ITO95-09
	9
	5
	5
	6
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	10
	IC-ITO95-10
	8
	7
	4
	7
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	11
	IC-ITO95-11
	9
	6
	2
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	12
	IC-ITO95-12
	5
	6
	4
	6
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	13
	IC-ITO95-13
	6
	6
	1
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	14
	IC-ITO95-14
	9
	7
	4
	6
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	15
	IC-ITO95-15
	8
	6
	2
	7
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	16
	IC-ITO95-16
	5
	8
	5
	6
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	17
	IC-ITO95-17
	9
	5
	4
	6
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	18
	IC-ITO95-18
	5
	8
	1
	6
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	19
	IC-ITO95-19
	5
	5
	5
	7
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	20
	IC-ITO95-20
	14
	7
	4
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1



表17 公司2的氧化铟锡蒸发料的技术统计6
	IC-ITO95 外观检测数据统计表

	序号
	批次
	外观干净无
粉尘、无色差
	无异物
	无刮痕
	孔洞/坑点＜0.3*0.3mm
每颗≤5个
	崩角＜0.5mm
每颗≤5个
	无裂纹

	1
	IC-ITO95-01
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	2
	IC-ITO95-02
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	3
	IC-ITO95-03
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	4
	IC-ITO95-04
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	5
	IC-ITO95-05
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	6
	IC-ITO95-06
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	7
	IC-ITO95-07
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	8
	IC-ITO95-08
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	9
	IC-ITO95-09
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	10
	IC-ITO95-10
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	11
	IC-ITO95-11
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	12
	IC-ITO95-12
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	13
	IC-ITO95-13
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	14
	IC-ITO95-14
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	15
	IC-ITO95-15
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	16
	IC-ITO95-16
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	17
	IC-ITO95-17
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	18
	IC-ITO95-18
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	19
	IC-ITO95-19
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	20
	IC-ITO95-20
	OK
	无
	无
	1
	0
	无



表18 公司3的氧化铟锡蒸发料的技术统计1
	IC-ITO90 SnO2含量、相对密度、厚度和直径数据统计表

	序号
	批次
	SnO2%
	相对密度
	厚度/mm
	直径/mm

	1
	IC-ITO90-01
	10.05
	61.00%
	40.10
	30.05

	2
	IC-ITO90-02
	10.02
	61.50%
	40.35
	30.02

	3
	IC-ITO90-03
	9.98
	60.50%
	39.86
	30.01

	4
	IC-ITO90-04
	9.95
	61.50%
	39.78
	30.04

	5
	IC-ITO90-05
	10.15
	59.00%
	40.04
	30.03

	6
	IC-ITO90-06
	10.16
	61.50%
	40.10
	30.04

	7
	IC-ITO90-07
	10.02
	61.00%
	40.16
	30.02

	8
	IC-ITO90-08
	9.98
	59.80%
	39.98
	30.06

	9
	IC-ITO90-09
	9.95
	59.70%
	40.26
	30.04

	10
	IC-ITO90-10
	10.12
	60.70%
	40.40
	30.07

	11
	IC-ITO90-11
	9.98
	59.80%
	40.32
	30.01

	12
	IC-ITO90-12
	9.92
	59.00%
	39.88
	30.10

	13
	IC-ITO90-13
	9.96
	61.00%
	40.26
	30.05

	14
	IC-ITO90-14
	10.12
	61.50%
	40.18
	30.04

	15
	IC-ITO90-15
	10.14
	59.00%
	40.05
	30.06

	16
	IC-ITO90-16
	9.95
	59.50%
	39.97
	30.08

	17
	IC-ITO90-17
	10.16
	61.10%
	40.24
	30.01

	18
	IC-ITO90-18
	10.10
	61.50%
	40.37
	30.05

	19
	IC-ITO90-19
	9.95
	59.80%
	39.79
	30.02

	20
	IC-ITO90-20
	10.12
	60.50%
	39.84
	30.06

	21
	IC-ITO90-21
	10.04
	60.700%
	40.10
	30.04

	22
	IC-ITO90-22
	10.15
	59.50%
	40.15
	30.04

	23
	IC-ITO90-23
	10.05
	59.50%
	40.12
	30.06

	24
	IC-ITO90-24
	9.85
	59.80%
	40.04
	30.08

	25
	IC-ITO90-25
	9.96
	60.70%
	39.98
	30.01

	26
	IC-ITO90-26
	9.93
	59.00%
	39.94
	30.05

	27
	IC-ITO90-27
	10.12
	61.50%
	40.14
	30.06

	28
	IC-ITO90-28
	10.15
	61.00%
	40.08
	30.02

	29
	IC-ITO90-29
	10.03
	59.80%
	40.10
	30.06

	30
	IC-ITO90-30
	10.11
	61.50%
	40.35
	30.04



 表19 公司3的氧化铟锡蒸发料的技术统计2
	IC-ITO90 杂质成分含量数据统计表（ppm)

	序号
	批次
	Fe
	Al
	Si
	Sb
	Pb
	Cd
	Ni
	Cr
	   Tl

	1
	IC-ITO90-01
	5
	6
	7
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	2
	IC-ITO90-02
	4
	5
	4
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	3
	IC-ITO90-03
	3
	4
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	4
	IC-ITO90-04
	6
	3
	6
	3
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	5
	IC-ITO90-05
	10
	4
	5
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	6
	IC-ITO90-06
	8
	6
	8
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	7
	IC-ITO90-07
	6
	6
	9
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	8
	IC-ITO90-08
	11
	5
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	9
	IC-ITO90-09
	13
	4
	6
	3
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	10
	IC-ITO90-10
	6
	7
	4
	3
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	11
	IC-ITO90-11
	5
	6
	7
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	12
	IC-ITO90-12
	4
	5
	4
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	13
	IC-ITO90-13
	3
	4
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	14
	IC-ITO90-14
	6
	3
	6
	3
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	15
	IC-ITO90-15
	10
	4
	5
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	16
	IC-ITO90-16
	8
	6
	8
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	17
	IC-ITO90-17
	6
	6
	9
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	18
	IC-ITO90-18
	11
	5
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	19
	IC-ITO90-19
	13
	4
	6
	3
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	20
	IC-ITO90-20
	6
	7
	4
	3
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	21
	IC-ITO90-21
	4
	5
	4
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	22
	IC-ITO90-22
	3
	4
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	23
	IC-ITO90-23
	6
	3
	6
	3
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	24
	IC-ITO90-24
	10
	4
	5
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	25
	IC-ITO90-25
	8
	6
	8
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	26
	IC-ITO90-26
	6
	6
	9
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	27
	IC-ITO90-27
	11
	5
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	28
	IC-ITO90-28
	13
	4
	6
	3
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	29
	IC-ITO90-29
	6
	7
	4
	3
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1

	30
	IC-ITO90-30
	8
	3
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	<1
	<1



   表20 公司3的氧化铟锡蒸发料的技术统计3
	IC-ITO90 外观检测数据统计表

	序号
	批次
	外观干净无粉尘、无色差
	无异物
	无刮痕
	孔洞/坑点＜0.3x0.3mm，每颗≤5个
	崩角＜0.5mm，每颗≤5个
	无裂纹

	1
	IC-ITO90-01
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	2
	IC-ITO90-02
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	3
	IC-ITO90-03
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	4
	IC-ITO90-04
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	5
	IC-ITO90-05
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	6
	IC-ITO90-06
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	7
	IC-ITO90-07
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	8
	IC-ITO90-08
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	9
	IC-ITO90-09
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	10
	IC-ITO90-10
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	11
	IC-ITO90-11
	OK
	无
	无
	2
	0
	无

	12
	IC-ITO90-12
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	13
	IC-ITO90-13
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	14
	IC-ITO90-14
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	15
	IC-ITO90-15
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	16
	IC-ITO90-16
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	17
	IC-ITO90-17
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	18
	IC-ITO90-18
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	19
	IC-ITO90-19
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	20
	IC-ITO90-20
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	21
	IC-ITO90-21
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	22
	IC-ITO90-22
	OK
	无
	无
	0
	2
	无

	23
	IC-ITO90-23
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	24
	IC-ITO90-24
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	25
	IC-ITO90-25
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	26
	IC-ITO90-26
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	27
	IC-ITO90-27
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	28
	IC-ITO90-28
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	29
	IC-ITO90-29
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	30
	IC-ITO90-30
	OK
	无
	无
	0
	0
	无



 表21 公司3的氧化铟锡蒸发料的技术统计4
	IC-ITO95 SnO2含量、相对密度、厚度和直径数据统计表

	序号
	批次
	SnO2%
	相对密度
	厚度/mm
	直径/mm

	1
	IC-ITO95-01
	5.17
	57.50%
	20.12
	20.06

	2
	IC-ITO95-02
	5.19
	58.00%
	20.25
	20.04

	3
	IC-ITO95-03
	4.95
	57.50%
	20.16
	20.03

	4
	IC-ITO95-04
	5.23
	58.00%
	20.14
	20.05

	5
	IC-ITO95-05
	5.19
	56.50%
	20.16
	20.03

	6
	IC-ITO95-06
	5.06
	58.50%
	20.09
	20.06

	7
	IC-ITO95-07
	5.04
	58.00%
	20.11
	20.02

	8
	IC-ITO95-08
	5.20
	57.70%
	20.1
	20.09

	9
	IC-ITO95-09
	5.07
	56.90%
	20.02
	20.08

	10
	IC-ITO95-10
	5.15
	57.30%
	20.07
	20.10

	11
	IC-ITO95-11
	4.97
	58.00%
	20.11
	20.03

	12
	IC-ITO95-12
	5.18
	56.50%
	20.15
	20.01

	13
	IC-ITO95-13
	5.17
	58.50%
	20.09
	20.06

	14
	IC-ITO95-14
	5.15
	58.00%
	20.16
	20.05

	15
	IC-ITO95-15
	5.14
	57.70%
	20.19
	20.11

	16
	IC-ITO95-16
	5.10
	56.90%
	20.16
	20.01

	17
	IC-ITO95-17
	5.14
	57.30%
	19.95
	20.08

	18
	IC-ITO95-18
	5.22
	58.00%
	20.15
	20.04

	19
	IC-ITO95-19
	5.13
	58.00%
	20.13
	20.09

	20
	IC-ITO95-20
	5.02
	57.50%
	20.09
	20.03

	21
	IC-ITO95-21
	5.23
	56.40%
	19.85
	20.04

	22
	IC-ITO95-22
	5.26
	59.00%
	20.11
	20.02

	23
	IC-ITO95-23
	4.95
	59.50%
	20.15
	20.08

	24
	IC-ITO95-24
	5.20
	59.00%
	19.96
	20.02

	25
	IC-ITO95-25
	5.24
	58.50%
	20.01
	20.10

	26
	IC-ITO95-26
	4.89
	58.00%
	20.04
	20.03

	27
	IC-ITO95-27
	5.23
	59.00%
	19.96
	20.02

	28
	IC-ITO95-28
	5.15
	57.50%
	20.01
	20.03

	29
	IC-ITO95-29
	5.20
	56.00%
	20.04
	20.01

	30
	IC-ITO95-30
	5.05
	56.50%
	19.98
	20.08



                     表22公司3的氧化铟锡蒸发料的技术统计5
	IC-ITO95 杂质成分含量数据统计表（ppm)

	序号
	批次
	Fe
	Al
	Si
	Sb
	Pb
	Cd
	Ni
	Cr
	   Tl

	1
	IC-ITO95-01
	6
	9
	8
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	2
	IC-ITO95-02
	6
	8
	7
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	3
	IC-ITO95-03
	7
	4
	10
	7
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	4
	IC-ITO95-04
	6
	3
	5
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	5
	IC-ITO95-05
	6
	6
	6
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	6
	IC-ITO95-06
	7
	9
	10
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	7
	IC-ITO95-07
	6
	10
	8
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	8
	IC-ITO95-08
	6
	10
	9
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	9
	IC-ITO95-09
	7
	11
	8
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	10
	IC-ITO95-10
	9
	8
	4
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	11
	IC-ITO95-11
	7
	8
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	12
	IC-ITO95-12
	7
	8
	6
	5
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	13
	IC-ITO95-13
	9
	10
	9
	6
	<3
	<1
	<1
	1
	<1

	14
	IC-ITO95-14
	10
	6
	4
	7
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	15
	IC-ITO95-15
	6
	4
	8
	7
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	16
	IC-ITO95-16
	6
	10
	8
	6
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	17
	IC-ITO95-17
	6
	7
	5
	6
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	18
	IC-ITO95-18
	6
	8
	7
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	19
	IC-ITO95-19
	6
	5
	8
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	20
	IC-ITO95-20
	7
	4
	5
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	21
	IC-ITO95-21
	5
	5
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	22
	IC-ITO95-22
	5
	5
	9
	5
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	23
	IC-ITO95-23
	7
	4
	9
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	24
	IC-ITO95-24
	5
	9
	7
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	25
	IC-ITO95-25
	5
	9
	6
	3
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	26
	IC-ITO95-26
	6
	7
	6
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	27
	IC-ITO95-27
	7
	5
	7
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	28
	IC-ITO95-28
	6
	6
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	29
	IC-ITO95-29
	6
	7
	4
	5
	<3
	<1
	<1
	2
	<1

	30
	IC-ITO95-30
	10
	3
	3
	4
	<3
	<1
	<1
	2
	<1



表23公司3的氧化铟锡蒸发料的技术统计6
	IC-ITO95 外观检测数据统计表

	序号
	批次
	外观干净无粉尘、无色差
	无异物
	无刮痕
	孔洞/坑点＜0.3x0.3mm，每颗≤5个
	崩角＜0.5mm，每颗≤5个
	无裂纹

	1
	IC-ITO95-01
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	2
	IC-ITO95-02
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	3
	IC-ITO95-03
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	4
	IC-ITO95-04
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	5
	IC-ITO95-05
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	6
	IC-ITO95-06
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	7
	IC-ITO95-07
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	8
	IC-ITO95-08
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	9
	IC-ITO95-09
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	10
	IC-ITO95-10
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	11
	IC-ITO95-11
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	12
	IC-ITO95-12
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	13
	IC-ITO95-13
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	14
	IC-ITO95-14
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	15
	IC-ITO95-15
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	16
	IC-ITO95-16
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	17
	IC-ITO95-17
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	18
	IC-ITO95-18
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	19
	IC-ITO95-19
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	20
	IC-ITO95-20
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	21
	IC-ITO95-21
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	22
	IC-ITO95-22
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	23
	IC-ITO95-23
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	24
	IC-ITO95-24
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	25
	IC-ITO95-25
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	26
	IC-ITO95-26
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	27
	IC-ITO95-27
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	28
	IC-ITO95-28
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	29
	IC-ITO95-29
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	30
	IC-ITO95-30
	OK
	无
	无
	0
	0
	无



                        表24公司4的氧化铟锡蒸发料的技术统计1
	IC-ITO90 SnO2含量、相对密度、厚度和直径数据统计表

	序号
	批次
	SnO2%
	相对密度
	厚度/mm
	直径/mm

	1
	ACE-ITO90-01
	10.11
	60.20%
	10.15
	25.02

	2
	ACE-ITO90-02
	10.05
	60.50%
	10.08
	25.10

	3
	ACE-ITO90-03
	9.89
	59.20%
	10.11
	25.03

	4
	ACE-ITO90-04
	10.07
	59.50%
	10.17
	25.05

	5
	ACE-ITO90-05
	9.86
	60.10%
	10.06
	25.09

	6
	ACE-ITO90-06
	10.23
	59.00%
	20.06
	20.10

	7
	ACE-ITO90-07
	10.15
	60.40%
	20.12
	20.08

	8
	ACE-ITO90-08
	9.92
	59.00%
	20.11
	20.08

	9
	ACE-ITO90-09
	10.10
	60.30%
	20.14
	20.05

	10
	ACE-ITO90-10
	10.08
	60.00%
	20.08
	20.09

	11
	ACE-ITO90-11
	10.15
	59.80%
	40.13
	20.03

	12
	ACE-ITO90-12
	10.08
	58.90%
	40.25
	20.10

	13
	ACE-ITO90-13
	9.86
	59.60%
	40.12
	20.04

	14
	ACE-ITO90-14
	9.96
	60.40%
	40.16
	20.04

	15
	ACE-ITO90-15
	9.93
	59.60%
	40.06
	20.06



                        表25公司4的氧化铟锡蒸发料的技术统计2
	IC-ITO90 杂质成分含量数据统计表（ppm)

	序号
	批次
	Fe
	Al
	Si
	Sb
	Pb
	Cd
	Ni
	Cr
	   Tl

	1
	ACE-ITO90-01
	8
	5
	9
	3
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	2
	ACE-ITO90-02
	11
	3
	7
	2
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	3
	ACE-ITO90-03
	9
	3
	8
	3
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	4
	ACE-ITO90-04
	10
	5
	5
	1
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	5
	ACE-ITO90-05
	7
	4
	6
	4
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	6
	ACE-ITO90-06
	8
	3
	9
	4
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	7
	ACE-ITO90-07
	7
	5
	7
	1
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	8
	ACE-ITO90-08
	5
	4
	8
	1
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	9
	ACE-ITO90-09
	4
	4
	5
	3
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	10
	ACE-ITO90-10
	5
	5
	6
	2
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	11
	ACE-ITO90-11
	3
	2
	9
	2
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	12
	ACE-ITO90-12
	9
	4
	7
	3
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	13
	ACE-ITO90-13
	10
	3
	8
	3
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	14
	ACE-ITO90-14
	6
	4
	5
	4
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	15
	ACE-ITO90-15
	11
	5
	6
	1
	1
	<2
	<1
	<1
	<1



                           表26公司4的氧化铟锡蒸发料的技术统计3
	IC-ITO90 外观检测数据统计表

	序号
	批次
	外观干净无粉尘、无色差
	无异物
	无刮痕
	孔洞/坑点＜0.3x0.3mm，每颗≤5个
	崩角＜0.5mm，每颗≤5个
	无裂纹

	1
	ACE-ITO90-01
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	2
	ACE-ITO90-02
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	3
	ACE-ITO90-03
	OK
	无
	无
	0
	2
	无

	4
	ACE-ITO90-04
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	5
	ACE-ITO90-05
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	6
	ACE-ITO90-06
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	7
	ACE-ITO90-07
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	8
	ACE-ITO90-08
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	9
	ACE-ITO90-09
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	10
	ACE-ITO90-10
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	11
	ACE-ITO90-11
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	12
	ACE-ITO90-12
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	13
	ACE-ITO90-13
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	14
	ACE-ITO90-14
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	15
	ACE-ITO90-15
	OK
	无
	无
	0
	0
	无



       表27公司4的氧化铟锡蒸发料的技术统计4
	IC-ITO95 SnO2含量、相对密度、厚度和直径数据统计表

	序号
	批次
	SnO2%
	相对密度
	厚度/mm
	直径/mm

	1
	ACE-ITO95-01
	4.92
	58.80%
	10.10
	25.10

	2
	ACE-ITO95-02
	4.96
	58.60%
	10.06
	25.08

	3
	ACE-ITO95-03
	5.11
	59.20%
	10.13
	25.06

	4
	ACE-ITO95-04
	5.06
	59.50%
	10.06
	25.08

	5
	ACE-ITO95-05
	5.05
	58.90%
	10.04
	25.07

	6
	ACE-ITO95-06
	4.98
	59.10%
	20.16
	20.11

	7
	ACE-ITO95-07
	5.06
	59.40%
	20.12
	20.08

	8
	ACE-ITO95-08
	5.21
	59.00%
	20.09
	20.06

	9
	ACE-ITO95-09
	5.15
	58.90%
	20.15
	20.06

	10
	ACE-ITO95-10
	4.95
	60.00%
	20.18
	20.08

	11
	ACE-ITO95-11
	5.02
	59.20%
	40.23
	20.05

	12
	ACE-ITO95-12
	4.98
	58.70%
	40.15
	20.10

	13
	ACE-ITO95-13
	5.10
	59.60%
	40.22
	20.05

	14
	ACE-ITO95-14
	5.05
	59.40%
	40.16
	20.06

	15
	ACE-ITO95-15
	5.09
	58.60%
	40.09
	20.04



      表28公司4的氧化铟锡蒸发料的技术统计5
	IC-ITO95 杂质成分含量数据统计表（ppm)

	序号
	批次
	Fe
	Al
	Si
	Sb
	Pb
	Cd
	Ni
	Cr
	   Tl

	1
	ACE-ITO95-01
	8
	9
	9
	2
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	2
	ACE-ITO95-02
	6
	6
	7
	4
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	3
	ACE-ITO95-03
	7
	10
	6
	1
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	4
	ACE-ITO95-04
	6
	5
	8
	3
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	5
	ACE-ITO95-05
	7
	7
	6
	3
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	6
	ACE-ITO95-06
	7
	6
	7
	4
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	7
	ACE-ITO95-07
	8
	5
	8
	3
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	8
	ACE-ITO95-08
	10
	6
	6
	2
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	9
	ACE-ITO95-09
	5
	4
	4
	4
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	10
	ACE-ITO95-10
	6
	8
	8
	3
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	11
	ACE-ITO95-11
	7
	10
	9
	4
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	12
	ACE-ITO95-12
	4
	9
	5
	3
	1
	<2
	<1
	<1
	<1

	13
	ACE-ITO95-13
	6
	8
	6
	2
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	14
	ACE-ITO95-14
	3
	6
	8
	3
	2
	<2
	<1
	<1
	<1

	15
	ACE-ITO95-15
	5
	5
	6
	2
	1
	<2
	<1
	<1
	<1



 
表29公司4的氧化铟锡蒸发料的技术统计6
	IC-ITO95 外观检测数据统计表

	序号
	批次
	外观干净无粉尘、无色差
	无异物
	无刮痕
	孔洞/坑点＜0.3x0.3mm，每颗≤5个
	崩角＜0.5mm，每颗≤5个
	无裂纹

	1
	ACE-ITO95-01
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	2
	ACE-ITO95-02
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	3
	ACE-ITO95-03
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	4
	ACE-ITO95-04
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	5
	ACE-ITO95-05
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	6
	ACE-ITO95-06
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	7
	ACE-ITO95-07
	OK
	无
	无
	0
	2
	无

	8
	ACE-ITO95-08
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	9
	ACE-ITO95-09
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	10
	ACE-ITO95-10
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	11
	ACE-ITO95-11
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	12
	ACE-ITO95-12
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	13
	ACE-ITO95-13
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	14
	ACE-ITO95-14
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	15
	ACE-ITO95-15
	OK
	无
	无
	0
	0
	无



表30 公司5的氧化铟锡蒸发料的技术统计1
	IC-ITO83 杂质成分含量数据统计表（ppm）

	序号
	批次
	Fe
	Al
	Si
	Sb
	Pd
	Cd
	Ni
	Cr
	Tl

	1
	IC-ITO83-01
	10
	3
	5
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	2
	IC-ITO83-02
	9
	5
	5
	2
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	3
	IC-ITO83-03
	5
	4
	4
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	4
	IC-ITO83-04
	8
	5
	3
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	5
	IC-ITO83-05
	9
	5
	3
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	6
	IC-ITO83-06
	8
	4
	3
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	7
	IC-ITO83-07
	9
	3
	3
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	8
	IC-ITO83-08
	10
	5
	3
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	9
	IC-ITO83-09
	8
	3
	3
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	10
	IC-ITO83-10
	9
	5
	2
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	11
	IC-ITO83-11
	8
	4
	5
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	12
	IC-ITO83-12
	9
	6
	5
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	13
	IC-ITO83-13
	6
	5
	4
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	14
	IC-ITO83-14
	10
	4
	3
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	15
	IC-ITO83-15
	9
	3
	5
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	16
	IC-ITO83-16
	8
	5
	3
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	17
	IC-ITO83-17
	6
	5
	3
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	18
	IC-ITO83-18
	5
	4
	4
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	19
	IC-ITO83-19
	8
	3
	4
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	20
	IC-ITO83-20
	10
	3
	2
	2
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1



  表31 公司5的氧化铟锡蒸发料的技术统计2
	IC-ITO83 外观检测数据统计表

	序号
	批次
	外观干净无
粉尘、无色差
	无异物
	无刮痕
	孔洞/坑点＜0.3*0.3mm
每颗≤5个
	崩角＜0.5mm
每颗≤5个
	无裂纹

	1
	IC-ITO83-01
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	2
	IC-ITO83-02
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	3
	IC-ITO83-03
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	4
	IC-ITO83-04
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	5
	IC-ITO83-05
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	6
	IC-ITO83-06
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	7
	IC-ITO83-07
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	8
	IC-ITO83-08
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	9
	IC-ITO83-09
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	10
	IC-ITO83-10
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	11
	IC-ITO83-11
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	12
	IC-ITO83-12
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	13
	IC-ITO83-13
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	14
	IC-ITO83-14
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	15
	IC-ITO83-15
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	16
	IC-ITO83-16
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	17
	IC-ITO83-17
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	18
	IC-ITO83-18
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	19
	IC-ITO83-19
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	20
	IC-ITO83-20
	OK
	无
	无
	1
	1
	无



表32 公司5的氧化铟锡蒸发料的技术统计3
	IC-ITO90 SnO2含量、相对密度、高度和直径数据统计表

	序号
	批次
	SnO2%
	相对密度
	高度/mm
	直径/mm

	1
	IC-ITO90-01
	9.98%
	60.32%
	40.01 
	29.83 

	2
	IC-ITO90-02
	9.87%
	59.52%
	39.91 
	30.09 

	3
	IC-ITO90-03
	9.97%
	59.16%
	40.08 
	30.15 

	4
	IC-ITO90-04
	9.88%
	60.56%
	39.85 
	30.10 

	5
	IC-ITO90-05
	9.96%
	59.59%
	39.90 
	29.89 

	6
	IC-ITO90-06
	9.97%
	59.55%
	39.98 
	30.05 

	7
	IC-ITO90-07
	10.10%
	60.10%
	39.88 
	30.06 

	8
	IC-ITO90-08
	9.98%
	58.80%
	40.03 
	29.98 

	9
	IC-ITO90-09
	9.89%
	58.98%
	40.08 
	30.06 

	10
	IC-ITO90-10
	9.95%
	58.90%
	40.11 
	30.10 

	11
	IC-ITO90-11
	9.89%
	59.80%
	39.80 
	29.95 

	12
	IC-ITO90-12
	9.85%
	58.76%
	39.90 
	30.10 

	13
	IC-ITO90-13
	10.09%
	59.90%
	39.85 
	30.01 

	14
	IC-ITO90-14
	10.06%
	58.50%
	40.12 
	30.09 

	15
	IC-ITO90-15
	9.95%
	59.80%
	39.90 
	29.83 

	16
	IC-ITO90-16
	9.65%
	60.08%
	39.88 
	30.01 

	17
	IC-ITO90-17
	10.02%
	60.20%
	39.89 
	29.90 

	18
	IC-ITO90-18
	10.08%
	59.63%
	39.89 
	29.85 

	19
	IC-ITO90-19
	9.88%
	60.01%
	39.98 
	30.05 

	20
	IC-ITO90-20
	9.95%
	58.80%
	40.10 
	30.10 


      
表33 公司5的氧化铟锡蒸发料的技术统计4  
	IC-ITO90 杂质成分含量数据统计表（ppm）

	序号
	批次
	Fe
	Al
	Si
	Sb
	Pd
	Cd
	Ni
	Cr
	Tl

	1
	IC-ITO90-01
	8
	4
	3
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	2
	IC-ITO90-02
	5
	5
	4
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	3
	IC-ITO90-03
	5
	3
	5
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	4
	IC-ITO90-04
	4
	5
	5
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	5
	IC-ITO90-05
	6
	4
	5
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	6
	IC-ITO90-06
	10
	5
	4
	2
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	7
	IC-ITO90-07
	8
	5
	2
	1
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	8
	IC-ITO90-08
	8
	3
	2
	2
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	9
	IC-ITO90-09
	9
	5
	5
	1
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	10
	IC-ITO90-10
	6
	5
	4
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	11
	IC-ITO90-11
	7
	4
	5
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	12
	IC-ITO90-12
	6
	3
	3
	2
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	13
	IC-ITO90-13
	5
	2
	2
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	14
	IC-ITO90-14
	10
	4
	3
	2
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	15
	IC-ITO90-15
	8
	5
	4
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	16
	IC-ITO90-16
	8
	5
	5
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	17
	IC-ITO90-17
	9
	8
	4
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	18
	IC-ITO90-18
	6
	5
	3
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	19
	IC-ITO90-19
	5
	6
	3
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	20
	IC-ITO90-20
	4
	2
	2
	2
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1



表34 公司5的氧化铟锡蒸发料的技术统计5 
	IC-ITO90 外观检测数据统计表

	序号
	批次
	外观干净无
粉尘、无色差
	无异物
	无刮痕
	孔洞/坑点＜0.3*0.3mm
每颗≤5个
	崩角＜0.5mm
每颗≤5个
	无裂纹

	1
	IC-ITO90-01
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	2
	IC-ITO90-02
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	3
	IC-ITO90-03
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	4
	IC-ITO90-04
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	5
	IC-ITO90-05
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	6
	IC-ITO90-06
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	7
	IC-ITO90-07
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	8
	IC-ITO90-08
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	9
	IC-ITO90-09
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	10
	IC-ITO90-10
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	11
	IC-ITO90-11
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	12
	IC-ITO90-12
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	13
	IC-ITO90-13
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	14
	IC-ITO90-14
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	15
	IC-ITO90-15
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	16
	IC-ITO90-16
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	17
	IC-ITO90-17
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	18
	IC-ITO90-18
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	19
	IC-ITO90-19
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	20
	IC-ITO90-20
	OK
	无
	无
	0
	1
	无



                      表35 公司5的氧化铟锡蒸发料的技术统计6  
	IC-ITO95 杂质成分含量数据统计表（ppm）

	序号
	批次
	Fe
	Al
	Si
	Sb
	Pd
	Cd
	Ni
	Cr
	Tl

	1
	IC-ITO95-01
	5
	5
	5
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	2
	IC-ITO95-02
	5
	4
	4
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	3
	IC-ITO95-03
	4
	3
	3
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	4
	IC-ITO95-04
	5
	2
	5
	2
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	5
	IC-ITO95-05
	3
	4
	4
	2
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	6
	IC-ITO95-06
	10
	3
	3
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	7
	IC-ITO95-07
	6
	2
	2
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	8
	IC-ITO95-08
	5
	5
	3
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	9
	IC-ITO95-09
	4
	4
	5
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	10
	IC-ITO95-10
	5
	5
	3
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	11
	IC-ITO95-11
	5
	2
	4
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	12
	IC-ITO95-12
	8
	1
	5
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	13
	IC-ITO95-13
	5
	3
	4
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	14
	IC-ITO95-14
	4
	4
	3
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	15
	IC-ITO95-15
	3
	5
	3
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	16
	IC-ITO95-16
	4
	3
	4
	4
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	17
	IC-ITO95-17
	2
	3
	3
	5
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	18
	IC-ITO95-18
	2
	2
	2
	3
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	19
	IC-ITO95-19
	2
	1
	3
	2
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1

	20
	IC-ITO95-20
	3
	3
	2
	1
	≤3
	＜1
	＜1
	＜1
	＜1



                        表36 公司5的氧化铟锡蒸发料的技术统计7
	IC-ITO95 外观检测数据统计表

	序号
	批次
	外观干净无
粉尘、无色差
	无异物
	无刮痕
	孔洞/坑点＜0.3*0.3mm
每颗≤5个
	崩角＜0.5mm
每颗≤5个
	无裂纹

	1
	IC-ITO95-01
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	2
	IC-ITO95-02
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	3
	IC-ITO95-03
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	4
	IC-ITO95-04
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	5
	IC-ITO95-05
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	6
	IC-ITO95-06
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	7
	IC-ITO95-07
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	8
	IC-ITO95-08
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	9
	IC-ITO95-09
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	10
	IC-ITO95-10
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	11
	IC-ITO95-11
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	12
	IC-ITO95-12
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	13
	IC-ITO95-13
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	14
	IC-ITO95-14
	OK
	无
	无
	0
	1
	无

	15
	IC-ITO95-15
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	16
	IC-ITO95-16
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	17
	IC-ITO95-17
	OK
	无
	无
	1
	0
	无

	18
	IC-ITO95-18
	OK
	无
	无
	0
	0
	无

	19
	IC-ITO95-19
	OK
	无
	无
	1
	1
	无

	20
	IC-ITO95-20
	OK
	无
	无
	1
	1
	无



2.2 产品分类的主要内容和制定依据
    氧化铟锡蒸发料按In2O3 和 SnO2 的比例分为三个牌号：IC-ITO83、IC-ITO90、IC-ITO95。
    氧化铟锡蒸发料的氧化铟和氧化锡按照不同的比例形成了不同的产品类型，现在市场主要的质量比类型为83/17、90/10、95/5三种类型，所以按照主要的市场三种类型制定了氧化铟锡蒸发料三种牌号。
2.3 技术要求的主要内容和制定依据
2.3.1  化学成分
2.3.1.1 主要成分的内容及制定依据
牌号IC-ITO83的质量比In2O3:SnO2 =83:17，SnO2含量的允许偏差为±0.5%。
牌号IC-ITO90的质量比In2O3:SnO2 = 90:10，SnO2含量的允许偏差为±0.5%。
牌号 IC-ITO95的质量比In2O3:SnO2 = 95:5，SnO2含量的允许偏差为±0.3%。
以上主要化学成分为市场主要的三种配比的产品类型，按照普遍的配比要求制定了相关质量比以前，各牌号的SnO2含量的允许差为市场要求的允许差。
2.3.1.2 杂质成分的内容及制定依据
2.3.1.2.1 氧化铟锡蒸发料中的杂质要求见下表37
表37 氧化铟锡蒸发料的杂质成分
	杂质含量，不大于（×10-4）%

	Fe
	Al
	Si
	Sb
	Pb
	Cd
	Ni
	Cr
	   Tl
	  总和

	20
	20
	20
	10
	10
	5
	5
	5
	    5
	   100

	注:杂质总和为包括表中所列杂质元素的总和



2.3.1.2.2 氧化铟锡蒸发料杂质要求的确定依据
氧化铟锡蒸发料标准中杂质元素的设定是依据国家相关标准，并根据国内外氧化铟锡蒸发料产品生产的实际情况及产品质量水平，氧化铟锡蒸发料的应用领域相关标准及相关应用领域对产品所含杂质的含量要求来制定的。该标准可适用于目前产品的所有应用领域。产品所含杂质分为危害性杂质、难除杂质和常见杂质，生产企业和应用企业按照现今以基本一致的质量共识对产品做要求。以下为各方面可能为产品带来的或较难控制或对下游端有重要影响的杂质来源和分析
1）氧化铟锡蒸发料的主要生产方法
铟是一种稀散金属，全球市场上流通和使用的铟主要由铜、铅、锌等冶金工业中将铟作为伴生元素富集加工而得来的。铜、铅、锌等冶金工业是我国的重要的有色金属工业，在世界范围内占有较大的生产产量，铜、铅、锌的冶炼能力占全世界三分之一以上的产量，相应的铟的产量也占有全世界较大的份额。铟从有色金属冶金的矿成品原料中伴生的稀散的铟元素到单质铟再到纯度较高的铟或铟的化合物，需要有一个富集的过程，氧化铟锡蒸发料主要是先用铟生产成氧化铟、用锡生产成氧化锡，然后将氧化铟和氧化锡按照一定比例混合，通过烧结压制成产品。
2）危害性杂质
危害性杂质是指对氧化铟锡蒸发料应用领域使用中具有危害性、对材料性能产生较大影响的杂质，如镍、铁、铅、铬、铝等。
在氧化铟锡蒸发料的应用领域，特别是制造LED芯片，材料中的杂质如镍、铁、铅、铬、铝等深能级杂质对器件的寿命、可靠性等产生不良影响，对材料和组件的感光灵敏度、光暗衰、光衰、残余电位、光谱响应能力、承受充电电压、曝光能力产生不利影响，影响LED的使用寿命，特别是在作为光电池源等时影响更明显。
3） 常见及难除杂质
常见杂质及难除杂质是指在环境或原料中常见的杂质，氧化铟锡蒸发料由氧化铟和氧化锡混合后压制而成，所以在铟、锡、氧化铟、氧化锡及氧化铟锡混合和压制的全产业链中均存在杂质传递并且难于除去的现象，铟和锡主要来源于有色金属冶炼加工产生的富集物经过工艺获得，如镉、铅、铊等均是重有色冶金常见杂质并且难除的杂质，需要对产品中的此类杂质做相应的要求，以规范和指导产品生产企业有针对性的控制原料的生产或采购及工艺技术水平的提高。
4）生产过程中易污染的杂质元素的要求
从高纯铟、锡到氧化铟锡粉末粉末再到氧化铟锡蒸发料的全过程产业链中，环境因素为易影响产品质量的污染源原因，如铝、铁、铅、硅等为各类生产过程中因为环境及器具而易代入或沾染的常见元素，氧化铟锡蒸发料在生产、包装、运输过程中，由于环境和人为因素，易引起产品这些易污染沾染的杂质含量过高yhyxbc最终造成氧化铟锡蒸发料产品质量难以控制，所以需要对这类杂质予以控制设限。
氧化铟锡蒸发料杂质元素的设定是依据国家相关标准，并根据国内外氧化铟锡蒸发料产品生产的实际情况及产品质量水平，产品的应用领域相关标准及相关应用领域对产品所含杂质的含量要求来制定的。该标准可适用于目前产品的所有应用领域。
2.3.2密度的要求和制定依据：
氧化铟锡蒸发料按In2O3 和 SnO2 的比例分为三个牌号：IC-ITO83、IC-ITO90、IC-ITO95。三个牌号对应的In2O3和SnO2的质量比和理论密度见下表38
表38 氧化铟锡蒸发料的质量比和理论密度
	牌号
	In2O3和SnO2的质量比
	理论密度（g/cm3）

	IC-ITO83
	83:17
	7.139

	IC-ITO90
	90:10
	7.155

	IC-ITO95
	95:5
	7.167



[bookmark: _Toc162511694]氧化铟锡蒸发料的相对密度为表观密度和理论密度的比值，氧化铟锡蒸发料的相对密度>55%。
之所以规定看起来是相对较低的相对密度要求，是因为产品使用的方法为蒸发蒸镀的使用方法，较低的相对密度不影响甚至更有利于蒸镀方法。比如质量比95：5的蒸发料理论密度7.167g/cm3，相对密度为58%时的表观密度为7.168*0.58=4.157g/cm3， 55%的相对密度对应的密度为3.942g/cm3，都可满足使用要求。以氧化铟锡蒸发料最主要的LED/光学镀膜应用为例，在蒸镀制备LED/光学镀膜时通常采用低速率镀膜工艺，因为相对密度55%-59%的产品孔隙更多，反而使得蒸镀时升温平缓、蒸发速率不剧烈且均匀，特别适合超薄ITO光学膜层，氧化铟锡蒸发料有效利用率及产品合格率均很高，在此应用领域内先导公司和国外日本住友公司等产品供应商均提供55%-60%内的产品给国内外的LED芯片制造商使用，均能正常满足生产使用商的要求。   
2.3.3 物理规格的内容和制定依据：
[bookmark: _Toc162511695]  氧化铟锡蒸发料为圆锭状产品，物理规格要求包括高度及直径，其要求见下表39和表40
表39 高度及其允许偏差                        单位为毫米
	厚度
	厚度允许偏差

	3～10
	±0.3

	>10～30
	±0.4

	>30～50
	±0.5


 
[bookmark: _GoBack]表40 直径及其允许偏差                单位为毫米
	直径
	直径允许偏差

	3～10
	±0.2

	>10～30
	±0.3

	>30～50
	±0.5


      氧化铟锡蒸发料为市场需求超过20年以上的常规产品，随着科技进步和社会发展得以市场发展壮大，市场已形成主流常规产品需求和应用，以上要求为经过供需双方较长时间的生产和应用相互反馈情况得到市场检验认可的普遍要求，所以制定以上规格要求。
2.2.4表面质量的内容和制定依据
氧化铟锡蒸发料产品的表面质量要求为：
1） 产品表面应光亮平整、洁净。边角完整、无飞边、毛刺、夹杂和裂纹等缺陷，允许有轻微的冲、剪、裁等痕迹。表面坑点/孔洞宽度＜0.3X0.3mm,每颗≤5个。崩角＜0.5mm，单面≤5个。
2） 产品表面应清洁、无油污和锈蚀。
  3） 产品端面或表面无明显色差。 
以上要求为生产实际中可能出现的表面质量瑕疵及产品使用中可接受的程度，为一般性产品要求，并将此要求制定为产品标准要求。
三、项目必要性和可行性
[bookmark: _Toc162511700]3.1 项目的必要性 
氧化铟锡蒸发料是我国明确要求发展的重点高新材料，工业和信息化部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019版）》第237项的重点高新材料项目为“高性能发光材料”、第251项。家标准化管理委员会发布的《2021年国家标准立项指南》第（二）章节强调：加强“碳达峰”标准化支撑力度，加快新能源开发利用、电力储能、需求侧等的管理，推进能源互联网标准化工作，推进光伏能源标准体系建设，而氧化铟锡蒸发料就是极具前景的LED节能光源的核心基础材料。
3、 [bookmark: _Toc162511702]从全球精铟消费的行业结构看，铟的首要应用仍是平板显示领域（见图4-1），包括传统的ITO靶材和氧化铟锡蒸发料以及新兴的铟镓锌氧化物（IGZO）以及绑定用铟。铟在氧化铟锡蒸发料领域应用占全球的15%左右，随着全球对LED的需求日益增加，氧化铟锡蒸发料的产能将日益扩大，相关产业特别是我国占优势地位的铟和锡的产业需求也将得到巩固，铟是一种高价稀散金属，是众多有色金属企业开展全元素回收利用并增加企业效益的重要资源保障，铟资源的在氧化铟锡蒸发料中得到广泛应用对增强我国有色金属产业的产业优势将起到重要作用。
3.2  项目的可行性
国外没有制定ITO的相关产品标准。本标准之所以需要制定是因为随着我国的科技进步和生产水平的大力发展，我国的ITO靶材和氧化铟锡蒸发料的生产能力和水平及产量已有质和量的双重提升，在尚无可替代的前提下，氧化铟锡蒸发料作为最主要的LED芯片的核心材料已成为现代社会节能光源材料的基础产品，及时制定出反应和体现行业现状的相关的国家标准或行业标准是行业的必然要求。主导起草企业先导电子科技股份有限公司和参与制定的企业如成都中建材光电材料有限公司、中山智隆新材料科技有限公司等均具备完善的生产研发技术和水平。这些企业基本反映和体现了行业的生产技术水平和现状，具备全面的技术储备和开发能力，提供了大量的产品各项技术指标数据，并对相关指标进行了反复验证。该项目的完成后能全面反映了行业特点和要求，为生产和应用各方面提供准确的质量评价依据，对行业的发展壮大具备助推器的作用，达到项目可行，具备为生产和企业服务的要素。

四、标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益
4.1项目的先进性、创新性
本标准是制定标准，标准对氧化铟锡蒸发料产品做了符合市场和体现质量水平的技术要求和规定，对取制样要求、分析检测方法、包装要求等也做了符合行业特点的规定。在标准的制定过程中，调研了我国氧化铟锡靶材生产和应用领域的相关需求，数据充分和全面，使制定的标准具有充分的先进性、科学性、广泛性和适用性，综合水平达到国际先进水平，完全满足国内外用户、市场及我国产品进出口的需求，有利于提高我国氧化铟锡蒸发料的国际竞争力。
在2010年以前，我国实际无产业化规模化的氧化铟锡蒸发料生产制造能力，随着我国科技进步和生产力的发展，时至今日，我国已成为氧化铟锡蒸发料的全球主要供应国家，并且是从最基础的铟锡矿物原料到产业化生产氧化铟锡蒸发料在到大规模应用制造LED产品全产业链最大最强的国家，氧化铟锡蒸发料国家标准的制定，有利于推动我国的相关生产和研发企业不断进步，不断追求更高质量的要求，研发出高质量、高标准的材料，而相关应用领域的不断发展壮大，又使得产品相关的基础元素和材料的价值也得到了很大提升，铟的市场价值已长期稳定在高位，为我国有色金属行业的发展增添了更有力的保障，反过来又更加加强了我国对碲资源的有效控制，使得我国更有力有效的掌握稀散金属元素碲的话语权，并且能够以此作为反制国外的资源工具。
4.2项目的经济效益和社会效益
氧化铟锡蒸发料是高价值的产品，每吨产品的市场价值在500万元以上，其应用端主要为制造LED镀膜使用，而LED产业更是市场巨大的全球大市场产业，全球市场规模达万亿元以上，随着时代的加速发展、技术升级及新兴应用的带动，已形成AI眼镜及穿戴设备、LED电视、车用照明、车用显示、农业照明等五大高增长力潜力市场，整体来看，LED行业正从普及阶段进入高质量发展期。标准的制定正当其时。
5、 以国际标准为基础的起草情况以及是否合规采用国际国外标准、未采用国际标准的原因
6、 与有关法律、行政法规及相关标准的关系
[bookmark: _Toc32100]本标准为制定标准，本标准符合现行法律、法规的要求，并与其他同类国家标准、国家J用标准、行业标准无冲突、重叠和不协调之处。
7、 重大分歧意见的处理经过和依据
暂无。
八、涉及专利的有关说明
本标准不涉及专利问题。
[bookmark: _Toc15989]九、实施国家标准的要求以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议
[bookmark: _Toc15588]本标准建议作为推荐性国家标准发布。本标准属于氧化铟锡蒸发料的基础标准，全面覆盖产业的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统的学习与贯彻实施。如果需方或对产业有特殊要求时，建议供需双方在本标准基础上对特殊要求在订货合同中进行详细的约定或起草专项技术协议。
10、 [bookmark: _Toc22451]公平竞争审查
本标准研制过程中，开展了公平竞争审查，经对照，没有发现限制或者变相限制市场准入和退出，没有限制商品要素的自由流动、不影响生产经营成本以及生产经营行为。同时填写了《公平竞争审查》。
11、 其他应当说明的事项。
无。
                         《氧化铟锡蒸发料》编制组
                         
