ICS 77.150.30

CCS H62

YS/T ××××—××××

新能源汽车散热器基板用

无氧铜棒型材

Oxygen free copper road profiles for new energy vehicle radiator base plate

（预审稿）

20xx-x-xx发布

中华人民共和国工业和信息化部    发布

20xx-x-xx实施

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、浙江天宁合金材料有限公司、安徽楚江高精铜带有限公司、江西力博科诚铜业有限公司、信承瑞技术有限公司、江西江南新材料科技股份有限公司、中国科学院金属研究所

本文件主要起草人：华称文、汪雄风、曾敏、蒋洪赟、褚成林、骆越锋、刘文、徐岳、裘桂群、王松伟、田秀坤、何林波、应奔放、孙邈、孙黄炜、吴伟、林金豹、宋鸿武、刘权、姚慧、尹一帆

新能源汽车散热器基板用无氧铜棒型材

1  范围

本文件规定了新能源汽车散热器基板用无氧铜型材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于新能源汽车散热器基板用无氧铜棒型材（以下简称铜材）。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 231.1金属材料　布氏硬度试验　第1部分：试验方法

GB/T 351  金属材料 电阻率测量方法

GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121 (所有部分)  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 22588  闪光法测量热扩散系数或导热系数

GB/T 23606  铜氢脆实验方法

GB/T 26303.2 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分:棒、线、型材

GB/T 32791  铜及铜合金导电率涡流测试方法

GB/T 33370  铜及铜合金软化温度的测定方法

GB/T 34505 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

GB/T 36800.2  热机械分析法（TMA）第2部分：线性热膨胀系数和玻璃化转变温度的测定

YS/T 482  铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  分类和标记

## 4.1  产品分类

铜材的牌号、代号、状态、类别和规格应符合表1的规定。铜材的横截面示意图见图1。

## 表1  牌号、代号、状态、类别和规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 类别 | 规格 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轮廓宽度 | 轮廓厚度 | 轮廓长度 |
| TU00、TU0 TU1、TU2 | C10100 T10130 T10150 T10180 | 热挤压（M30） 软化退火（O60） 1/2硬（H02） 硬（H04） | 平面形 | 20～180 | 3～30 | 60～5000 |
|  |  |  | 凸台形 |  |  |  |
|  |  |  | 梯形 |  |  |  |
| 注：需方如有其它规格、形状要求时，由供需双方协定。 |  |  |  |  |  |  |

## 说明：

a、a1—铜材的厚度

b、b1—铜材的宽度

r—铜材的圆角半径

图1  铜材的横截面示意图

## 4.2 标记示例

铜材标记按产品名称、牌号、状态、规格和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用TU0（C10130）制造的、软态（O60）、厚度为10mm、宽度为80mm、长度为200mm的平面形铜材标记为：

平面形型材YS/T xxx–TUO60–10×80×200

或平面形型材YS/T xxx–C10130O60–10×80×200

或平面形型材YS/T xxx-C10130H04-12×35

示例2：

用TU1（C10150）制造的、H02状态、厚度1为7mm、厚度2为10mm、宽度1为58mm、宽度2为75*mm、长度为500mm的凸台形铜材标记为：

凸台形型材YS/T xxx-TU1H02-7×10×58×75×100

或凸台形型材YS/T xxx-C10150H02–7×10×58×75×100

示例3：

用TU2（C10150）制造的、H02状态、厚度1为3.5mm、厚度2为7.5mm、宽度1为72mm、宽度2为96mm、长度为200mm的梯形铜材标记为：

梯形型材YS/T xxx-TU1H02-3,5×7,5×72×96×200

或梯形型材YS/T xxx-C10150H02 3,5×7,5×72×96×200

5  技术要求

## 5.1  化学成分

铜材的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

## 5.2  外形尺寸及尺寸允许偏差

## 5.2.1 厚度及其允许偏差

铜材的厚度及其允许偏差应符合表2的规定。

## 表2  厚度及其允许偏差

单位为毫米

| 轮廓厚度 （a、a1） | 状态 | 以下轮廓宽度(b、b1)的轮廓厚度允许偏差a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤50 | ＞50～100 | ＞100～180 |
| ≤3.00 | 热挤压 (M30) | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 |
| ＞3.00～10.00 |  | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 |
| ＞10.00～18.00 |  | ±0.40 | ±0.50 | ±0.60 |
| ＞18.00～30.00 |  | ±0.50 | ±0.60 | ±0.70 |
| ≤3.00 | 软化退火 （O60） 1/2硬（H02） 硬（H04） | ±0.10 | ±0.13 | ±0.15 |
| ＞3.00～10.00 |  | ±0.13 | ±0.15 | ±0.20 |
| ＞10.00～18.00 |  | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 |
| ＞18.00～30.00 |  | ±0.18 | ±0.25 | ±0.30 |
| a当需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |  |  |
| 注：需方有其他要求时，供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

## 5.2.2  宽度及其允许偏差

铜材的宽度及其允许偏差应符合表3的规定。

表3  宽度及其允许偏差

单位为毫米

| 状态 | 以下轮廓宽度允许偏差a |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50 | ＞50～100 | ＞100～180 |
| 热挤压（M30） | ±0.20 | ±0.35 | ±0.45 |
| 软化退火（O60） 1/2硬（H02） 硬（H04） | ±0.30 | ±0.50 | ±0.70 |
| a当需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |  |

## 5.2.3  长度及其允许偏差

铜材的长度及其允许偏差应符合表4的规定。

## 表4 长度及其允许偏差

单位为毫米

| 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤300 | +1 0 |
| ＞300 ～1000 | +2 0 |
| ＞1000 ～3000 | +4 0 |
| ＞3000 ～5000 | +6 0 |

## 5.2.4  圆角半径及其允许偏差

铜材的圆角半径及允许偏差应符合表5规定。

## 表5  圆角半径及允许偏差

单位为毫米

| 轮廓厚度（a、a1） | 最大圆角半径 |
| --- | --- |
| ≤3 | 0.8 |
| ＞3～6 | 1.2 |
| ＞6～15 | 2.0 |
| ＞15 | 3.0 |
| 注：需方有其他要求时，供需双方协商确定。 |  |

## 5.2.5直度

铜材的直度应符合表6的规定。

## 表6  直度

单位为毫米

| 长度 | 每米最大弧深 |
| --- | --- |
| ≤300 | ≤0.5 |
| ＞300 ～1000 | ≤1.0 |
| ＞1000 ～3000 | ≤2.5 |
| ＞3000 ～4000 | ≤4.0 |
| ＞4000 | 双方协商 |
| 注：需方如有其他直度要求时，由供需双方协商确定。 |  |

## 5.2.6 平面间隙

铜材的平面间隙应符合每100mm长度范围内不超过0.2mm。

## 5.2.7 扭拧度

H02、H04状态铜材应平直。铜材扭拧度按每300mm不应超过1°控制（精确到度），供货最大长度5000mm总扭拧度不应超过15度。

## 5.2.8切斜度

铜材切斜应度不大于型材最大宽度的1%。

## 5.3  力学性能

铜材的室温力学性能应符合表7的规定。

## 表7  力学性能

| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A ％ | 硬度HB |
| TU00、TU0、TU1、TU2 | M30 | ≥200 | ≥40 | 40～60 |
|  | O60 | ≥185 | ≥40 | 40～60 |
|  | H02 | 245～315 | ≥20 | 75～95 |
|  | H04 | ≥260 | ≥10 | ≥80 |

## 5.4  电性能

铜材的电性能应符合表8的规定。

## 表8  电性能

| 牌号 | 状态 | 体积电阻率(ρ20) Ω•mm2/m | 导电率（C20） % IACS |
| --- | --- | --- | --- |
| TU00、TU0、 TU1 、TU2 | M30 | ≤0.017241 | ≥100 |
|  | O60 |  |  |
|  | H02 | ≤0.017415 | ≥99 |
|  | H04 |  |  |

## 5.5  导热性能

5.5.1铜材的热导率应符合表9的规定。

## 表9  热导率

| 牌号 | 状态 | 热导率W/(m.k) |
| --- | --- | --- |
| TU00、TU0 TU1 TU2 | M30 | ≥395 |
|  | O60 | ≥390 |
|  | H02、H04 | ≥390 |

5.5.2铜材的平均线性热膨胀系数符合表10的规定。

表10  平均线性热膨胀系数

| 牌号 | 状态 | 平均线性热膨胀系数（10-5K-1） |
| --- | --- | --- |
| TU00、TU0 TU1 TU2 | M30 | ≤1.65 |
|  | O60 | ≤1.65 |
|  | H02、H04 | ≤1.70 |

## 5.6  氢脆试验

铜材应进行氢脆试验。试验要求应符合表11的规定。

表11  氢脆试验要求

| 牌号 | 试验条件 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| TU00、TU0 TU1 TU2 | 反复弯曲法弯曲次数不小于8次 | 试样经受弯曲次数而不致断成两半 |

## 5.7抗高温软化性能

如需要可进行抗高温软化性能测试。H02、H04态铜材在300℃温度下保温1小时，随炉冷却后，铜材硬度应不小于退火前硬度的90%。

## 5.8 表面质量

铜材表面应清洁，不应有影响使用的缺陷。

6  试验方法

## 6.1  化学成分

铜材的化学成分分析按GB/T 5121（所有部分）、YS/T 482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

## 6.2  外形尺寸及其允许偏差

铜材的外形尺寸测量按GB/T 26303.3的规定进行。

## 6.3  力学性能

6.3.1  铜材的拉伸试验按GB/T 34505的规定进行，拉伸试样应符合GB/T 34505的规定。

6.3.2  铜材的布氏硬度试验方法按GB/T231.1的规定进行。

## 6.4  电性能

铜材的电性能检验按GB/T 32791或GB/T351的规定进行。仲裁时，按GB/T 351的规定进行。

## 6.5 导热性能

铜材的热导率试验方法按GB/T 22588的规定进行。铜材的平均线性热膨胀系数试验方法按GB/T36800.2中方法A的规定进行。

## 6.6 氢脆试验

铜材的氢脆试验按GB/T 23606的规定进行。

## 6.7 抗高温软化性能

## 铜材的抗高温软化性能按GB/T 33370的规定进行。

## 6.8  表面质量

铜材的表面质量用目视进行检验。

7  检验规则

## 7.1  检查和验收

7.1.1 铜材应由供方或第三方进行检验，产品质量应符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量或外形尺寸及其允许偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出；其他异议应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

## 7.2  组批

铜材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态、类别和规格组成。每批重量应不大于5000kg。

## 7.3  检验项目

铜材的检验项目分为出厂检验项目和型式检验项目，见表12。出现下列任一情况时，应进行型式检验：

  - 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

  - 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

  - 产品停产后，恢复生产时；

  - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

  - 连续两年未进行型式检验时；

  - 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

表12  检验项目

| 检验项目 |  | 出厂检验项目 | 型式检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | √ | √ |
| 外形尺寸 |  | √ | √ |
| 力学性能a | 拉伸试验 | √（二选一） | √ |
|  | 硬度试验 |  | √ |
| 电性能 |  | √ | √ |
| 导热性能 |  | △ | √ |
| 氢脆试验 |  | △ | √ |
| 抗高温软化性能 |  | △ | √ |
| 表面质量 |  | √ | √ |
| 注：表中“√”表示“必验项目”；“△” 表示“非必验项目”，需方要求并在订货单中注明时，可进行检验。 |  |  |  |
| a 拉伸试验和硬度试验两者选其一，未作特别说明时，进行拉伸试验，若需方有要求，也可同时检测。当选择拉伸试验时，如需方还要求硬度试验并在合同中注明时，硬度试验结果仅供参考；当选择硬度试验时，如需方还要求拉伸试验并在合同中注明时，拉伸试验结果仅供参考。 |  |  |  |

## 7.4  取样

型材取样应符合表13的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表13  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每炉取1个试样，需方每批取1个试样 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平Ⅱ，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商。 | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能 | 每批任选2根，每根取1个试样 | 5.3 | 6.3 |
| 电性能 | 每批任选2根，每根取1个试样 | 5.4 | 6.4 |
| 导热率 | 每批任选2根，每根取1个试样 | 5.5 | 6.5 |
| 氢脆试验 | 每批任选2根，每根取1个试样 | 5.6 | 6.6 |
| 表面质量 | 按GB/T2828.1规定的取样方案，选择正常检验一次抽样方案，检测水平Ⅱ，接收质量限AQL=2.5，或供需双方协商。 | 5.7 | 6.7 |

## 7.5  检验结果的判定

7.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2  化学成分不合格时，判该批型材不合格。

7.5.3  型材外形尺寸、表面质量不合格时，判该根不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，由供方逐根判定。

7.5.4  当力学性能、电性能、导热率、氢脆试验的试验结果中有试样不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的产品）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批型材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批型材不合格，或由供方逐根检验，逐根判定。

## 8 标志、包装、运输、贮存和随行文件

## 8.1 标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。

## 8.2随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

·  产品的主要性能；

·  对产品质量所负的责任；

·  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

·  检验项目及其结果或检验结论；

·  批量或批号；

·  检验日期；

·  检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

9  订货单（或合同）内容

订购本文件所列产品的订货单应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 类别；

- 规格；

- 重量；

- 力学性能（拉伸试验或硬度试验）；

- 导热率（需方有要求时注明）；

- 氢脆试验；

- 本文件编号；

- 其他。