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一、工作简况
1.1任务来源
根据有色标委[2024]121号《关于开展有色金属国家标准复审工作的函》、有色标秘[2025]77号《关于印发<金条>标准任务落实会会议纪要的通知》以及全国有色金属标准化技术委员会的标准制修订工作安排，由紫金矿业集团股份有限公司负责《金条》（计划号：20253779-T-610）国家推荐性标准修订工作。本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口，完成时间为2026年12月。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]本标准参加起草单位：紫金矿业集团股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、山东招金金银精炼有限公司、金川集团股份有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司、长春黄金研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、北京国首珠宝首饰检测有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、西北有色金属研究院、四川省天泽贵金属有限责任公司、贵研资源（易门）有限公司、南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）、山东省计量科学研究院、中宝正信金银珠宝首饰检测有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司。
1.2立项目的和意义
[bookmark: OLE_LINK1]近年来，全球经济不确定性加剧、地缘政治摩擦增多，市场对黄金避险资产需求持续攀升，我国金条投资消费呈现强劲增长。据中国黄金协会统计：2024年我国黄金消费量985.31吨，其中金条及金币373.13吨（比增24.54%）；而2025年我国黄金消费量950.096吨，其中黄金首饰363.836吨，金条及金币504.238吨（比增35.14%）首次超越黄金首饰消费量，标志着我国黄金市场从“首饰消费主导”转向“投资消费主导”，消费结构迎来阶段性转变。
从行业供给端看，我国金条产能与产量同步扩张，行业集中度持续提升，前十大冶炼企业合计产能及产量均占全国总产能及总产量的60%以上。适用于本标准的金条生产以上海黄金交易所（SGE）及伦敦金银市场协会（LBMA）双认证精炼企业为核心主体。国内金条产量较大的企业主要包括：中国黄金集团、紫金矿业集团、山东黄金集团、山东招金集团、中钞长城贵金属有限公司等；而在银行和零售渠道方面，投资及工艺金条主力还包括：中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、周大福、老凤祥、菜百股份等。
随着黄金市场持续放开，个人与机构投资收藏活跃，国内黄金精炼、生产与流通规模不断扩大，从政策与市场层面，国家“质量强国”战略对贵金属标准提出更高要求，要求对标国际先进标准，推进内外贸产品同线同标同质。原标准在部分技术参数、表述规范上与市场实际需求存在差异，导致其实际实施应用范围和效果甚微，影响我国黄金产品的高质量发展与国际竞争力。鉴于此，确有必要对该标准进行修订，确保标准适应行业变化和市场需求。本次修订金条标准，是顺应我国黄金消费从首饰主导转向投资主导的市场结构性变化，落实质量强国战略、统一产品规格与技术指标、规范生产流通秩序的需要；同时推动国内标准与国际接轨，提升我国黄金产品国际竞争力，保障市场主体合法权益，支撑黄金行业高质量发展。
1.3主要参加单位和工作组成员分工
[bookmark: _GoBack]紫金矿业集团股份有限公司作为原标准起草单位，同时也是国内最大的矿产金生产企业之一，主要从事矿产资源勘查、金、铜矿采选及冶炼、珠宝首饰销售、矿产品分析测试、科研和技术服务等业务，统筹本次修订全流程工作。主要参编单位作用如下：有色金属技术经济研究院有限责任公司作为标准归口管理单位，统筹标准全流程编制、产业论证、体系协调及国际对标工作；山东招金金银精炼有限公司、金川集团股份有限公司为国内黄金精炼、冶炼领域骨干企业，为标准修订提供生产实践依据和实操性建议；山东梦金园珠宝首饰有限公司作为黄金珠宝首饰加工企业，为标准修订提供金条应用端依据；长春黄金研究院有限公司从黄金行业科研技术研究方面为标准修订提供技术理论支撑和科研成果转化；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂参与杂质元素限量及化学分析方法制定；北京国首珠宝首饰检测有限公司作为第三方检测机构，为标准中的取样、仲裁分析方法、判定规则等提供科学性的实施规范；山东恒邦冶炼股份有限公司为黄金冶炼企业，参与取样、制样方法、杂质检测流程、判定规则的制定；西北有色金属研究院为标准修订提供技术理论及研究成果支撑；四川省天泽贵金属有限责任公司、贵研资源（易门）有限公司、南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）、山东省计量科学研究院、中宝正信金银珠宝首饰检测有限公司、山东中金岭南铜业有限责任公司为标准的技术指标及在实际应用中的可操作性、准确性提供了充分的验证，完善标准对应用领域及场景的覆盖。
各参与单位紧密配合、各施所长，确保本次标准修订既立足我国金条产业生产、应用、检测的实际情况，又契合国际发展趋势和国家“质量强国”战略要求，保障标准的科学性、实用性、前瞻性和可操作性。具体分工见下表：
	起草人
	单位名称
	工作职责

	邹来昌、吴健辉、陈祝海、罗荣根、夏秀娟、蔡创开
	紫金矿业集团股份有限公司
	负责标准方案的制定，调研、汇总统计数据，对产品进行技术指标验证

	向磊、冯彤彤
	[bookmark: OLE_LINK16]有色金属技术经济研究院有限责任公司
	负责标准文本规范性、归口协调、调研等

	钱虎、李尚远
	山东招金金银精炼有限公司
	[bookmark: OLE_LINK4]负责对产品进行技术指标的验证

	周文茜、杨万虎
	金川集团股份有限公司
	负责对产品进行技术指标的验证

	王国鑫、秦学敏
	山东梦金园珠宝首饰有限公司
	负责对产品的技术指标和产品的使用情况提出建议

	李延吉、葛仲义
	长春黄金研究院有限公司
	负责对产品进行技术指标的验证、规范标准文本

	赖景明
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂
	负责对产品的技术指标和产品的使用情况提出建议

	李素青
	北京国首珠宝首饰检测有限公司
	负责对产品的技术指标和产品的使用情况提出建议

	王守乾
	山东恒邦冶炼股份有限公司
	负责对产品的技术指标和产品的使用情况提出建议

	张卜升
	西北有色金属研究院
	负责对产品的技术指标和产品的使用情况提出建议

	钟新海
	四川省天泽贵金属有限责任公司
	负责对产品的技术指标和产品的使用情况提出建议

	韩继标
	贵研资源（易门）有限公司
	[bookmark: OLE_LINK5]负责对产品的技术指标和产品的使用情况提出建议

	高瑞峰
	南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
	负责对产品的技术指标和产品的使用情况提出建议

	刘海彬
	山东省计量科学研究院
	负责对产品的技术指标和产品的使用情况提出建议

	孙芳
	[bookmark: OLE_LINK7]中宝正信金银珠宝首饰检测有限公司
	负责对产品的技术指标和产品的使用情况提出建议

	王华英
	山东中金岭南铜业有限责任公司
	负责对产品的技术指标和产品的使用情况提出建议


1.4主要工作过程
1.4.1 标准复审
接到复审通知后，紫金矿业集团股份有限公司广泛调研国内金条生产企业、金融投资机构、检测机构及下游应用领域，梳理现行标准实施中存在的问题，收集行业对金条牌号、规格、检测、包装等方面的新需求；同时研究国际黄金产品通行标准，分析我国标准与国际标准的差异，为标准拟修订内容奠定实践和理论基础。
1.4.2 标准立项
2025年8月国标委批准标准修订计划，完成周期为16个月。
1.4.3 标准任务落实
2025年9月24～27日，全国有色金属标准化技术委员会在陕西省西安市召开了《船用铝合金挤压管、棒、型材》等86项有色金属标准工作会议，会议现场对《金条》标准修订参加单位进行了任务落实，对拟修订内容进行了初步讨论、对后续工作计划进行了安排。
1.4.4 标准草案编制
[bookmark: OLE_LINK8]2025年10月紫金矿业集团股份有限公司成立了编制小组，并根据复审阶段调研及任务落实会议讨论情况，编制了标准修订草案。
1.4.5 意见征求
2025年12月～2026年1月就标准修订草案向编制组内各单位征求意见，对征集的意见进行了汇总整理，并根据征求意见对草案进行修改完善，形成征求意见稿草案，为后续公开征求意见做好准备。
[bookmark: OLE_LINK6]1.4.6 讨论阶段
[bookmark: OLE_LINK10]2026年4月21日～24日在重庆市召开有色金属标准项目论证会暨标准制修订工作会议，会议对《金条》项目进行了讨论，会议形成了一致意见，主要如下：
[bookmark: OLE_LINK11]（1）第1条范围中的“适用于金融、珠宝、工业应用等领域”修改为“适用于金融、首饰、工业应用等领域”；
（2）对金条的定义进一步优化表述，考虑形状和均质化等的性状特征；
（3）对4.1.2的化学成分要求中增加金条化学成分中的限定元素锗（Ge）；调整表1的格式和表达方式，加注角标增加相应的说明，以明确各元素成分的要求和关系；
（4）对4.1.3中b）的表述进行优化，避免歧义；
（5）将“不允许有负偏差”的表述融入表2中，以便更加直观明了；
（6）优化5.3化学成分仲裁分析方法的具体表述方式；
（7）制样方法增加常规取制样方式；
（8）对质量证明书中的“条号”再斟酌表述。
1.4.7 挂网征求意见阶段
2026年7月，根据各生产企业、相关行业的专家意见、讨论会意见等相关资料进行了相应的修改，确认了标准的主要技术要求如牌号、物理规格、外观质量、试验方法、检验规则等具体内容，形成了《金条》征求意见稿，并进行了广泛的征求意见工作。在征求意见过程中，共发放征求意见总共XX家，收到的意见数量有XX条，均对相关意见做了处理。
1.4.8 送审阶段
2026年7月23日～24日在张家口市召开有色金属标准项目论证会暨标准制修订工作会议，会议对《金条》项目进行了审定，主要内容如下：
……………………………………………………………………
二、编制的主要原则、主要内容
2.1编制原则
[bookmark: OLE_LINK9]符合性：本标准修订贯彻国家的有关方针、政策、法律、法规，标准条款及内容与现行相关法律法规、应用标准准则规定保持一致，符合GB/T 20001.10-2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》的相关规定；标准格式和语言形式等符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定。
[bookmark: OLE_LINK13]适用性和先进性：立足我国金条生产、流通、应用现状，兼顾金融投资、珠宝加工、工业应用等多元需求，通过充分调研，优化标准技术内容，提升标准的适用性。针对行业发展新趋势、新要求，补充新增牌号、规格、溯源管理等内容，紧扣我国金条产业发展实际，既发挥对市场的规范引导作用，又助力我国金条产品接轨国际市场，确保修订后的标准务实可行、兼具强操作性。
科学性：细化技术参数、检测方法、检验规则等内容，明确各项要求的判定依据和实施方法，确保标准在生产、检验、交易等环节可落地、可执行。
2.2主要内容
本文件规定了金条的要求和检验规则，描述了相应的试验方法、标志、包装、运输、贮存、质量证明书等。
三、主要试验（或验证）情况分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益
3.1标准修订前后主要技术内容的对比
本文件代替GB/T 26021-2010《金条》，与GB/T 26021-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a）更改牌号表述形式，由“IC-Au”“PI-Au”调整为“Au”；（见4.1，2010年版的3.1）；
b）增加了Au99.999、Au99.995、Au99.90牌号及其相应的化学成分要求（见4.1，2010年版的3.1、3.4.1）；
c）增加了物理规格中金条标称质量、测量精度及相应的允许偏差（见4.2.1、4.2.2、4.2.4，2010年版的3.2.1、3.2.3）；
d）增加了外观质量要求（见4.3.2、4.3.3，2010年版的3.3.2、3.3.3）；
e）修改了表2“尺寸及允许偏差”的规定（见表2，2010年版的表2）；
f）更改了不同牌号金条所使用试验方法及步骤的具体规定（见5.3，2010年版的4.3）；
g）更改了金条取样、制样规定（见6.4，2010年版的5.4）；
h）更改了金条检验结果的判定（见6.5，2010年版的5.5）；
i）更改了金条的标志要求（见7.1，2010年版的6.1）；
j）增加了金条的包装方式（见7.2，2010年版的6.2）；
k）增加了质量证明书的内容（见7.4，2010年版的6.4）。
3.2主要修订技术内容的确定
3.2.1牌号和化学成分
对牌号表述形式进行统一规范，与国际贸易中LBMA、COMEX、ISO国际标准表述惯例一致，便于国际交流与贸易；同时对标国内GB/T 4134-2021《金锭》、GB/T 25933-2010《高纯金》等贵金属相关标准，实现国内标准体系协调一致。增加Au99.999、Au99.995、Au99.90牌号，弥补原标准仅覆盖Au99.99、Au99.95的不足，精准契合国内黄金生产技术发展和多元化市场的需求。其中化学成分方面，Au99.999牌号参考GB/T 25933《高纯金》要求，其余新增牌号参考GB/T 4134-2021《金锭》相关规定。除此之外，针对近年来市场上出现的金掺假现象，对化学成分中的限定元素增加了铼、钨、锗，规避高隐蔽性掺假的风险。
3.2.2物理规格
扩充金条标称质量范围，在原20g～1000g基础上，增加1g、2g、5g等小规格和2000g、5000g、12500g等大规格。根据我国金条生产技术及交易市场的现状，随着黄金价格持续走高，消费者与投资者更倾向于购买低门槛、易变现的小规格金条产品，据不完全统计，小规格金条在市场中的消费占比已达60%以上，并呈现上升趋势，本次修订兼顾个人小额投资与机构大额交割的不同需求。其次，将标称质量修约位数进行了分段调整，适当提高质量计量精度，契合黄金作为贵金属的价值属性和行业高精度计量要求；新增标称质量测量允差分级要求，按≤200g、>200g～500g（含）等五个区间设定不同允差，兼顾计量精度和生产实际，避免单一允差要求对不同规格产品的适配性不足；取消原标准对尺寸的硬性规定，改为由供需双方协商确定，同时保留底面和侧面的基础形状要求，增强标准的灵活性，适配不同企业的生产工艺以及客户定制需求。
3.2.3外观质量
新增“表面光亮无污迹、裂纹”、“表面、底面转角及周边四棱应圆滑过渡”等要求，明确外观缺陷判定标准，提升金条产品外观一致性；增加“可根据客户要求增加图案，图案不得覆盖相关标识”的规定，兼顾产品定制化需求和标识的可识别性，有利于提升标准质量。
3.2.4试验方法
针对不同牌号金条制定不同的化学成分仲裁分析方法：Au99.999按GB/T 25934《高纯金化学分析方法》检测，Au99.995等先按GB/T 11066.1对金质量分数进行确定后再按GB/T 11066.2～GB/T 11066.12的规定以杂质减量法测定，Au99.90按GB/T 11066.1直接测定，确保不同纯度金条的检测方法与纯度要求匹配，提高检测结果准确性。
3.2.5检验规则
对金条的化学成分的取样点进行了详细的规定，替代原标准的“随机部位”，使取样更具代表性，减少检测误差；保留化学成分按批检验、物理规格和外观质量逐条检验的原则，进一步明确检验结果判定规则，确保检验工作的规范性和判定结果的唯一性；细化取、制样要求，规定了单条取样及多条取样的不同布点方法、小规格金条的取样方式及无法钻取时可全样检测，为避免取样过程引入杂质，增加了在分析样品前采用热的(1+3)盐酸浸泡、清洗方法，保证检测结果的真实、可靠。
3.2.6标志、包装与质量证明书
新增可增加溯源标识、责任供应链信息的规定，适配行业溯源体系建设和合规监管要求，与国际贸易接轨；扩充包装方式，在原透明塑料盒基础上，增加亚克力盒、绒布袋、塑封膜等，满足不同产品的储存、运输和销售包装需求；完善质量证明书内容，增加“合格证”要求，明确标称质量标注要求，替代原“实测金条重”，使质量证明文件更贴合交易实际，强化产品质量溯源。
3.3技术经济论证
3.3.1 技术效益：本标准的实施将为金条生产、检验、交易、仓储等全链条提供统一的技术依据，优化牌号体系和检测方法，提升产品品质稳定性和一致性；强化溯源管理和包装规范，推动行业质量管控体系升级，助力我国黄金产业向高质量发展转型。
3.3.2 经济效益：标准新增的多规格、多牌号要求将适配金融投资、工业应用等多元市场需求，进一步激活金条市场活力；与国际接轨的技术内容将降低我国金条产品的国际贸易技术壁垒，提升中国黄金的国际话语权和市场竞争力，为黄金企业拓展国际市场创造条件；同时，统一的检验规则和判定标准将减少市场交易中的质量纠纷，降低交易成本，保障交易双方合法权益。
3.3.3 社会效益：标准的修订落实了国家“质量强国”战略和金融资产安全要求，规范了金条市场交易秩序，提升了黄金产品的质量公信力；同时，完善的技术标准将推动黄金行业技术创新和产业升级，促进黄金产业与金融、珠宝、工业等领域的融合发展。
四、采用国际标准和国外先进标准的情况，与国际、国内同类标准水平的对比情况
本标准未采标，其规范性引用文件现行有效，总体技术水平属于国际先进水平。
五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
本标准与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。
六、重大分歧意见的处理经过和依据
暂无。
七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议
建议本标准作为推荐性国家标准颁布实施。
八、贯彻标准的要求和措施建议
建议本标准于发布后6个月起实施。本标准发布实施后，应向有关黄金矿山企业、冶炼企业、金融贸易企业、首饰加工企业和科研单位等进行宣贯，向所有从事金条生产加工、金融贸易和使用的相关工作人员推荐执行本标准。
九、废止现行有关标准的建议
本标准代替GB/T 26021-2010。
十、其他应予说明的事项
无。
