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[bookmark: _Toc7581][bookmark: _Toc12929][bookmark: _Toc531265186][bookmark: _Toc12517]前言

为贯彻《中华人民共和国生态环境法典》等法律，防治环境污染，改善生态环境质量，推动稀土永磁表面处理行业生产工艺和污染防治技术进步，制定本要求。
本文件提出了稀土永磁表面处理企业的绿色技术要求。
稀土永磁表面处理工业企业排放恶臭污染物、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准。
本文件由工业和信息化部组织制定。
本文件为首次发布。
本文件主要起草单位：福建省金龙稀土股份有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司、安泰科技股份有限公司空港新材分公司、宁波韵升特种金属材料有限公司、宁波招宝磁业股份有限公司、内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司、包头市英思特稀磁新材料股份有限公司。
本文件主要起草人：潘桃仂、崔红岩、赖荣文、陈大崑、王金凤、冯泉妤、孟令蝶、刘晓旭、朱剑涛、程俊峰、夏宁、董改华。
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稀土永磁表面处理绿色技术要求

[bookmark: _Toc531265187][bookmark: _Toc14631][bookmark: _Toc9882][bookmark: _Toc14354][bookmark: _Toc14040_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29401_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc381480737][bookmark: _Toc19245]1  范围
[bookmark: _Toc12888_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc531265188][bookmark: _Toc381480738][bookmark: _Toc20985][bookmark: _Toc20399][bookmark: _Toc20169_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2981]本文件规定了稀土永磁表面处理企业的绿色技术要求。
本文件适用于从事稀土永磁表面处理的企业或企业生产单元的生产管理及环保管理。
本文件规定的表面处理包括电镀和涂装工艺。
[bookmark: _Toc28437]2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Toc531265189][bookmark: _Toc24038][bookmark: _Toc1817][bookmark: _Toc29644_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23079_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21777]GB 6920		水质 pH 值的测定 玻璃电极法
GB 7466		水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化 - 二苯碳酰二肼分光光度法
GB 7470		水质 铅的测定 双硫腙分光光度法
GB 7471		水质 镉的测定 双硫腙分光光度法
GB 7475		水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
GB 7476		水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB 7484		水质 氟化物的测定 离子选择电极法
GB 11893	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
GB 11901	水质 悬浮物的测定 重量法
GB 11910	水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法
GB 11912	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB 18484	危险废物焚烧污染控制标准
GB 18597	危险废物贮存污染控制标准
GB 18598	危险废物填埋污染控制标准
GB 18599	一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准
GB 21900	电镀污染物排放标准
GB 34330	固体废物鉴别标准 通则
GB/T 23588	钕铁硼生产加工回收料
GB/T 38597	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求
HJ 484		水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法
HJ 485		水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法
HJ 486		水质 铜的测定 2,9 - 二甲基 - 1,10 - 菲啰啉分光光度法
HJ 487		水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法
HJ 488		水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法
HJ 535		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ 536		水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法
HJ 537		水质 氨氮的测定 蒸馏 - 中和滴定法
HJ 636		水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
HJ 637		水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
HJ 659		水质 氰化物等的测定 真空检测管 - 电子比色法
HJ 665		水质 氨氮的测定 连续流动 - 水杨酸分光光度法
HJ 666		水质 氨氮的测定 流动注射 - 水杨酸分光光度法
HJ 667		水质 总氮的测定 连续流动 - 盐酸萘乙二胺分光光度法
HJ 668		水质 总氮的测定 流动注射 - 盐酸萘乙二胺分光光度法
HJ 670		水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动 - 钼酸铵分光光度法
HJ 671		水质 总磷的测定 流动注射 - 钼酸铵分光光度法
HJ 700		水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
HJ 776		水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
HJ 823		水质 氰化物的测定 流动注射 - 分光光度法
HJ 828		水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
HJ 908		水质 六价铬的测定 流动注射 - 二苯碳酰二肼光度法
HJ 1405		排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范
HJ 2025		危险废物收集贮存运输技术规范
HJ/T 27-1999 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法
HJ/T 43-1999 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法
HJ/T 195		水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 199		水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 399		水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法
《生态环境监测条例》（中华人民共和国国务院令 第820号）
《国家危险废物名录》
《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令 第23号）
《污染源自动监控管理办法》（2005年9月19日国家环境保护总局令 第28号）


[bookmark: _Toc15685]3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
表面处理 surface treatment
通过电镀和涂装改变稀土永磁体表面状态，使其获得不同于基体的特殊性能。
3.2
电镀 electroplating
为获得基体所不具有的性能或尺寸，通过电解法在基体上沉积结合力良好的金属或合金层。
3.3
涂装coating
采用合适的施工方法和工艺技术，将不同种类的涂料涂覆在产品表面并使其牢固附着的涂料成膜工艺，包括化学前处理、机械（物理）前处理、喷漆（涂覆）和喷粉工艺。
3.4
直接排放 direct discharge
排污单位直接向环境水体排放水污染物的行为。
3.5
间接排放 indirect discharge
排污单位向污水集中处理设施排放水污染物的行为。
3.6
污水集中处理设施 concentrated wastewarter treatment facilities
为两家及两家以上排污单位提供污水处理服务的污水处理设施，包括各种规模和类型的城镇污水集中处理设施、工业集聚区（经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等各类工业园区）污水集中处理设施，以及其他由两家及两家以上排污单位共用的污水处理设施等。
3.7
电镀工业污水集中处理设施 concentrated wastewater treatment facilities for electroplating industry
专门为两家及两家以上电镀工业排污单位提供污水处理服务的污水集中处理设施。
3.8
排水量 effluent volume
企业或生产设施向企业法定边界以外排放的废水的量，包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水（含厂区生活污水、冷却污水、厂区锅炉排水等）。
3.9
单位产品基准排水量 benchmark effluent volume per unit product
用于核定水污染物排放浓度而规定的生成单位面积镀件镀层的废水排水量上限值。
3.10
单层镀 single-layer plating
指通过一次电镀，在零件表面形成单金属镀层或合金镀层的过程。
3.11
多层镀 multilayer plating
指进行二次及以上的电镀，在零件表面形成复合镀层的过程。
[bookmark: _Toc23019][bookmark: _Toc531265191][bookmark: _Toc457]4  要求
4.1  总体要求
4.1.1  企业禁止采用含氰化物电镀
4.1.2  企业禁止使用PFOS类铬雾抑制剂。
4.1.3  企业应采用无铬或三价铬电镀及处理工艺取代六价铬电镀及处理工艺。
4.1.4  企业应根据自身生产实际，提高物料利用率和工件清洗效率，减少废水污染物和废水产生量。
4.1.5  企业废水应分类收集、分质处理。
4.1.6  企业应使用需符合GB/T 38597要求的低挥发性有机化合物含量涂料产品，从源头上实现VOCs减排。
4.1.7  企业应持续开展清洁生产，严格物料管理，加强镀液管理，节约原辅材料用量，使用低毒低害和无毒无害原料，削减生产过程中有毒有害物质的产生和污染物排放。
4.1.8  企业经评估达到A级指标要求的，为稀土永磁表面处理行业国际先进水平企业；企业经评估达到A级指标要求的，为稀土永磁表面处理行业国内先进水平企业。
4.2  过程管控绿色技术要求
4.2.1  综合电镀绿色技术要求各项指标见表1。
表1  综合电镀绿色技术要求
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	A级
	B级

	1
	生产工艺及装备指标
	电镀生产线自动化程度①
	%
	100
	80

	2
	资源消耗指标
	单位产品每次清洗耗水量②
	L/m2
	8
	24

	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	A级
	B级

	3
	资源利用指标
	电镀用水重复利用率
	%
	70
	50

	4
	
	硝酸回收利用率
	%
	50
	-

	注①：电镀生产线自动化指产线全自动化，自动化生产线所占百分比以产能计算。
注②：“每次清洗耗水量”是指按操作规程每次清洗所耗用水量，多级逆流漂洗按级数计算清洗次数。
注：“-”指未开展硝酸回收。


4.2.2  化学前处理绿色技术要求见表2。
表2  化学前处理绿色技术要求
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	A级
	B级

	1
	资源消耗指标
	单位面积耗水量
	L/m2
	10
	13

	4
	污染物产生指标
	单位面积CODcr产生量
	g/m2
	6.5
	10

	5
	
	单位面积的总磷产生量
	g/m2
	0.3
	0.4

	6
	
	单位面积的危险废物产生量
	g/m2
	45
	55

	注1：化学前处理包括脱脂（预脱脂、主脱脂、脱脂清洗）、磷化、钝化。
注2：资源消耗指标、污染物产生指标，按照前处理产品总面积进行计算。


4.2.3  机械（物理）前处理绿色技术要求见表3。
表3  机械（物理）前处理绿色技术要求
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	A级
	B级

	1
	污染物产生指标
	单位面积VOCs产生量
	g/m2
	20
	25

	2
	
	单位面积的危险废物产生量
	g/m2
	20
	25

	注1：机械前处理一般为抛丸、喷砂或擦拭清洗工序。
注2：污染物产生指标按照前处理面积进行计算；
注3：单位面积VOCs产生量是指处理设施处理进口前的含量。


4.2.4  喷漆（涂覆）绿色技术要求见表4。
表4  喷漆（涂覆）绿色技术要求
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	A级
	B级

	1
	生产工艺及设备要求
	水性漆原料使用占比
	%
	100
	90

	2
	
	原辅材料VOCs含量
	底漆
	%
	30
	35

	3
	
	
	面漆
	%
	50
	60

	4
	
	
	水性漆
	%
	5
	20

	5
	资源消耗指标
	单位面积耗水量
	L/m2
	2.5
	3.2

	6
	污染物产生指标
	单位面积VOCs产生量
	g/m2
	60
	80

	7
	
	单位面积CODcr产生量
	g/m2
	2
	2.5

	8
	
	单位面积的危险废物产生量
	g/m2
	90
	110

	注1：单位面积的污染物产生量按照实际喷涂面积计算。
注2：VOCs处理设施是作为工艺设备之一，单位面积VOCs产生量是指处理设施处理后出口的含量。
注3：底漆、面漆VOCs含量指的是涂料包装物的VOCs重量百分比。


4.2.5  喷粉绿色技术要求见表5。
表5  喷粉绿色技术要求
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	A级
	B级

	1
	资源和能源消耗指标
	粉回收利用率
	%
	90
	85

	2
	污染物产生指标
	单位面积粉尘产生量
	g/m2
	35
	40

	注：单位面积的污染物产生量按照实际喷粉面积计算。


[bookmark: _Toc17504][bookmark: _Toc381480747][bookmark: _Toc531265198][bookmark: _Toc1879][bookmark: _Toc12538_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16947_WPSOffice_Level1]4.3  排放控制要求
[bookmark: _Toc3986_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc788][bookmark: _Toc24444_WPSOffice_Level2]4.3.1  水污染物排放控制要求
4.3.1.1  水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量见表6。
表6  水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量  单位：mg/L（pH值除外）
	序号
	污染物项目
	排放限值
	污染物排放
监控位置

	
	
	直接排放
	间接排放
	

	
	
	
	A级
	B级
	

	1
	总铬
	0.5
	0.5
	1.0
	车间或生产设施废水排放口

	2
	总镍
	0.1
	0.3
	0.5
	

	3
	总镉
	-
	-
	0.05
	

	4
	总铅
	-
	-
	0.2
	

	5
	总汞
	-
	-
	0.005
	

	6
	总银
	-
	-
	0.3
	

	7
	总铜
	0.3
	0.5
	0.5
	企业废水
总排放口

	8
	总锌
	1.0
	1.5
	1.5
	

	9
	总铁
	2.0
	3.0
	3.0
	

	10
	总铝
	2.0
	3.0
	3.0
	

	11
	pH值
	6~9
	6~9
	6~9
	

	12
	悬浮物
	30
	50
	200
	

	13
	化学需氧量（CODCr）
	50
	300
	500
	

	14
	氨氮
	8
	35
	45
	

	15
	总氮
	15
	50
	70
	

	16
	总磷
	0.5
	1.0
	8
	

	17
	石油类
	2.0
	5.0
	15
	

	18
	氟化物
	10
	10
	20
	

	单位产品（镀件镀层）基准排水量/（L/㎡）
	多层镀
	250
	350
	500
	排水量计量位置与污染物排放监控位置一致

	
	单层镀
	100
	150
	200
	

	注：当企业废水排向城镇污水集中处理设施时，执行本表规定的间接排放限值。
当企业废水排向电镀工业污水集中处理设施时，第7-18项指标可协商确定间接排放限值，未协商的执行本表规定的间接排放限值。如果企业含总铬、总镍、总镉、总铅、总汞中任一种污染物的污水，实行分类收集、专管专送和分质集中预处理，且在企业出口端和电镀工业污水集中处理设施入口端均对水质及水量进行监测，则第1-6项指标可协商确定间接排放限值，未协商的执行本表规定的间接排放限值；电镀工业污水集中处理设施的分质集中预处理单元出口执行本表规定的排放限值。
当企业废水排向其他污水集中处理设施时，第11-17项指标可协商确定间接排放限值，未协商的指标以及第1-10项、第18项指标执行本表规定的间接排放限值。
“-”指标应为未检出。


4.3.1.2  水污染物排放限值适用于单位产品实际排水量不高于单位产品基准排水量的情况。若单位产品实际排水量超过单位产品基准排水量，须按下列公式将实测水污染物浓度换算为水污染物基准排水量排放浓度，并以水污染物基准排水量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。产品产量和排水量统计周期为一个工作日。

式中：
——水污染物基准水量排放浓度，mg/L；
——实测排水总量，m3；
 ——第i种镀件镀层的产量，㎡；
——第i种镀件的单位产品基准排水量，m3/㎡；
——实测水污染物排放浓度，mg/L；
若与的比值小于1，则以水污染物实测浓度作为判定排放是否达标的依据。
4.3.2  大气污染物排放控制要求
4.3.2.1  大气污染排放浓度限值见表7。
表7  大气污染物排放浓度限值  单位：mg/m³
	序号
	污染物项目
	A级排放限值
	B级排放限值
	污染物排放监控位置

	1
	氯化氢
	15
	30
	车间或生产设施废气排放口/排气筒

	2
	硫酸雾
	15
	30
	

	3
	氮氧化物
	50
	100
	

	4
	颗粒物
	30
	80
	

	5
	非甲烷总烃
	10
	30
	


4.3.2.1  产生大气污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中净化处理装置，净化后的气体由排气筒排放。排气筒高度不低于15 m，且排气筒高度应高出半径200 m范围内最高建筑物5 m及以上；不能达到该要求高度的排气筒，应按排放限值的50%执行。
4.3.3  固体废物处理要求
4.3.3.1  企业应对产生的固体废物按照其废物属性进行合理贮存、利用和处置。
4.3.3.2  根据《国家危险废物名录》或者危险废物鉴别标准和技术规范鉴别属于危险废物的，应严格按照危险废物管理，其贮存、利用和处置应符合GB18484、GB18597、GB18598、HJ2025和《危险废物转移管理办法》等文件的要求。
4.3.3.3  满足GB/T 23588相关要求且按GB 34330要求进行鉴定属于副产品的，不作为固体废物进行管理。一旦企业生产工艺等发生重大变化，副产品不满足GB/T 23588标准或不满足GB34330要求时，需重新按照固体废物进行管理。
4.3.3.4  一般固体废物的贮存和处置应满足GB 18599相关要求。
4.4  监测要求
4.4.1  企业应按照有关法律和《生态环境监测条例》等规定，建立企业环境监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境的影响按要求开展自行监测，保存原始监测记录。
4.4.2  新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。重点排污单位应当安装重点自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保障监测设备正常运行。
4.4.3  污染物的监测采样点的设置与采样方法按HJ 1405的规定执行。企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口（排污口）、采样测试平台。
4.4.4  企业产品产量的核定，应以法定报表为依据。
4.4.5  对企业排放水污染物和大气污染物浓度的测定采用附录A所列的方法标准。
[bookmark: _Toc3975]5  指标核算和数据来源
5.1  指标解释
5.1.1  单位产品每次清洗耗水量
企业在一定计量时间内生产单位产品需要从各种水源所取得的水量。电镀生产耗水量，包括取自城镇供水工程、地下水，以及企业从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等），不包括循环用水和企业外供给市场的水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）而取用的水量。
单位产品每清洗一次耗水量是指单位面积（包括进入镀液而无镀层的面积）镀件在电镀生产全过程中每次清洗用水量。
空调用水和冷却用水不包括在耗水量指标之内，但是应有循环利用的措施；冷却用水如用作电镀清洗水等用途则计入耗水量。
5.1.2  电镀用水重复利用率
水的重复利用率，指电镀生产线用水的重复利用率，不包括空调用水。

式中：
R——水的重复利用率，%；
——在一定计量时间内，重复利用水量（包括循环用水量和串联使用水量），m³；
——在一定计量时间内，产品生产耗水量，m³。
5.1.3  硝酸回收利用率
硝酸回收利用率，指电镀生产线过程中硝酸的回收利用率。

式中：
R——硝酸回收利用率，%；
——在一定计量时间内，回收利用的硝酸用量，t；
——在一定计量时间内，产品生产的硝酸用量，t。
5.1.4  单位面积耗水量
耗水量指企业在一定计量时间内生产单位面积产品需要从各种水源所取得的水量。工业生产耗水量，包括取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其它水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等），不包括企业为外供给市场的水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）而取用的水量。如果生产工序使用纯水，则以实际使用的纯水量作为耗水量。调节气候水耗指在一年12月中，每月耗水与最低月份的耗水的差值属于调节气候的数据，不计入水耗。
单位面积耗水量指企业生产每平方米涂装面积产品需要从各种水源所取得的水量。

式中：
——涂装1 m2产品的耗水量，L/m2；
——在一定计量时间内，涂装生产的耗水量，t；
——在一定计量时间内，涂装面积总和，m2。
5.1.5  单位面积CODcr产生量
企业涂装每平方产品产生的废水中CODcr的量。

式中：
——涂装1 m2产品的CODcr产生量，g/m2；
——在一定计量时间内，各生产环节CODcr产生浓度实测加权值，mg/L；
——在一定计量时间内，企业生产废水产生量（纯水制备产生的浓水不计入废水产生量），mg/L；
——在一定计量时间内，涂装面积总和，m2。
5.1.6  单位面积的总磷产生量
企业涂装每平方米产品所产生的总磷产生量：

式中：
TP——涂装1m2产品的总磷产生量，g/m2；
——在一定计量时间内，涂装产生的总磷量，kg；
——在一定计量时间内，涂装面积总和，m2。
5.1.7  单位面积的危险废物产生量
企业涂装每平方米产品所产生的危险废物量：

式中：
——涂装1m2产品的危险废物产生量，g/m2；
——在一定计量时间内，涂装产生的危险废物产生量，kg；
——在一定计量时间内，涂装面积总和，m2。
5.1.8  单位面积VOCs产生量
企业涂装每平方米产品所产生的危险废物量：

式中：
VOCs——涂装1m2产品的VOCs产生量，g/m2；
——在一定计量时间内，涂装产生的总的VOCs量，kg；
——在一定计量时间内，涂装面积总和，m2。
5.2  数据来源
5.2.1  统计
企业的原辅材料和新鲜水的消耗量、产品产量、能耗及各种资源和综合利用量等，以统计年报或考核周期报表为准。
所有数据均为正常生产时采集为准。
5.2.2  实测
如果数据统计严重短缺，也可以在考核周期内用实测方法取得，考核周期一般不少于一个月。
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（规范性）
水和大气污染分析方法标准

表A.1  水污染分析方法标准
	序号
	污染物项目
	方法标准名称
	方法标准编号

	1
	pH值
	水质  pH值的测定  玻璃电极法
	GB 6920

	2
	悬浮物（SS）
	水质  悬浮物的测定  重量法
	GB 11901

	3
	石油类
	水质  石油类和动植物油类的测定  红外分光光度法
	HJ 637

	4
	化学需氧量（CODcr）
	水质  化学需氧量的测定  快速消解分光光度法
	HJ/T 399

	5
	
	水质  化学需氧量的测定  重铬酸盐法
	HJ 828

	6
	氨氮
	水质  氨氮的测定  气相分子吸收光谱法
	HJ/T 195

	7
	
	水质  氨氮的测定  纳氏试剂分光光度法
	HJ 535

	8
	
	水质  氨氮的测定  水杨酸分光光度法
	HJ 536

	9
	
	水质  氨氮的测定  蒸馏-中和滴定法
	HJ 537

	10
	
	水质  氨氮的测定  连续流动-水杨酸分光光度法
	HJ 665

	11
	
	水质  氨氮的测定  流动注射-水杨酸分光光度法
	HJ 666

	12
	总氮
	水质  总氮的测定  气相分子吸收光谱法
	HJ/T 199

	13
	
	水质  总氮的测定  碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	HJ 636

	14
	
	水质  总氮的测定  连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ 667

	15
	
	水质  总氮的测定  流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ 668

	16
	总磷
	水质  总磷的测定  钼酸铵分光光度法
	GB 11893

	17
	
	水质  磷酸盐和总磷的测定  连续流动-钼酸铵分光光度法
	HJ 670

	18
	
	水质  总磷的测定  流动注射-钼酸铵分光光度法
	HJ 671

	19
	总氰化物
	水质  氰化物的测定  容量法和分光光度法
	HJ 484

	20
	
	水质  氰化物等的测定  真空检测管-电子比色法
	HJ 659

	21
	
	水质  氰化物的测定  流动注射-分光光度法
	HJ 823

	22
	氟化物
	水质  氟化物的测定  离子选择电极法
	GB 7484

	23
	
	水质  氟化物的测定  茜素磺酸锆目视比色法
	HJ 487

	24
	
	水质  氟化物的测定  氟试剂分光光度法
	HJ 488

	25
	总铜
	水质  铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度计
	GB 7475

	26
	
	水质  铜的测定  二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法
	HJ 485

	27
	
	水质  铜的测定  2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法
	HJ 486

	28
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 700

	29
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子个体发射光谱法
	HJ 776

	30
	总锌
	水质  铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度法
	GB 7475

	31
	
	水质  65钟元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 700


续表A.1  水污染分析方法标准
	序号
	污染物项目
	方法标准名称
	方法标准编号

	32
	总锌
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子个体发射光谱法
	HJ 776

	33
	总铅
	水质  铅的测定  双硫腺分光光度法
	GB 7470

	34
	
	水质  铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度法
	GB 7475

	35
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	36
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	37
	总镉
	水质  镉的测定  双硫腺分光光度法
	GB 7471

	38
	
	水质  铜、锌、铅、镉的测定  原子吸收分光光度法
	GB 7475

	39
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	40
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	41
	总铬
	水质  总铬的测定  高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法
	GB 7466

	42
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	43
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	44
	六价铬
	水质  六价铬的测定  二苯碳酰二肼分光光度法
	GB 7476

	45
	
	水质  六价铬的测定  流动注射-二苯碳酰二肼光度法
	HJ 908

	46
	总镍
	水质  镍的测定  丁二酮肟分光光度法
	GB 11910

	47
	
	水质  镍的测定  火焰原子吸收分光光度法
	GB 11912

	48
	
	水质  65种元素的测定  电感耦合等离子体质谱法
	HJ 700

	49
	
	水质  32种元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法
	HJ 776

	注：除表A.1所列的方法标准外，本文件实施后发布的其他污染物监测方法标准，如明确适用于本行业，也可采用该监测方法标准。


表A.2  大气污染分析方法标准
	序号
	污染物项目
	方法标准名称
	方法标准编号

	1
	氯化氢
	固定污染源排气中氯化氢的测定  硫氰酸汞分光光度法
	HJ/T 27-1999

	2
	硫酸雾
	废气中硫酸雾的测定  铬酸钡风光光度法
	GB 21900-2008

	3
	
	废气中硫酸雾的测定  离子色谱法
	GB 21900-2008

	4
	氮氧化物
	固定污染源排气中氮氧化物的测定  盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ/T 43-1999

	5
	
	固定污染源排气中氮氧化物的测定  紫外分光光度法
	HJ/T 43-1999

	注：除表A.2所列的方法标准外，本文件实施后发布的其他污染物监测方法标准，如明确适用于本行业，也可采用该监测方法标准。
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