ICS 77.150.99

CCS H 65

ICS 77.150.99

CCS H 65

XB

XB

中华人民共和国稀土行业标准

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T XXXX—XXXX

XB/T XXXX—XXXX

超细氧化铒粉

Superfine erbium oxide powder

（审定征求意见稿）

超细氧化铒粉

Superfine erbium oxide powder

（审定征求意见稿）

XXXX-XX-XX 实施

XXXX-XX-XX 实施

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 发布

中华人民共和国工业和信息化部   发布

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)提出并归口。

本文件起草单位： 有研稀土新材料股份有限公司、江苏国盛新材料有限公司、赣州湛海新材料科技有限公司、广州建丰稀土有限公司、包头稀土院、虔东稀土集团股份有限公司、中稀（北京）稀土研究院有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、中国稀土集团资源科技股份有限公司、中稀江西稀土有限公司、有研稀土高技术有限公司

本文件主要起草人： ……

超细氧化铒粉

# 1  范围

本文件规定了超细氧化铒粉的分类和牌号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于化学法制得的表观平均粒径不大于1 μm的超细氧化铒粉，供光学材料、医疗材料、陶瓷材料等领域使用。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690（所有部分） 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 18115.11 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铒中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铥、镱、镥和钇量的测定

GB/T 20170.1 稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定

GB/T 20170.2 稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物比表面积的测定

GB 39176 稀土产品的包装、标志、运输和贮存

XB/T 633 稀土氧化物中杂质元素化学分析方法 辉光放电质谱法

# 3  术语和定义

下列术语与定义适用于本文件。

3.1

表观平均粒径 observed average particle size

粉体在电子显微镜下展现真实颗粒形貌，用纳米标尺测量不少于100个颗粒中每个颗粒的长径和短径，取算术平均值。

# 4  分类和牌号

4.1  产品分类

产品按化学成分和表观平均粒径分为8个牌号：Er2O3-2N-SM、Er2O3-2N-NA、Er2O3-3N-SM、Er2O3-3N-NA、Er2O3-4N-SM、Er2O3-4N-NA、Er2O3-5N-SM、Er2O3-5N-NA。

4.2  产品牌号

产品牌号共分三个层次。其中，第一层次表示氧化铒化学式，采用Er2O3表示；第二层次表示产品的相对纯度，“X”表示质量分数中“9”的个数，“N”表示数字9的英文首字母；第三层次表示产品的表观粒径规格，SM表示表观平均粒径100nm~1000nm的产品，NA表示表观平均粒径小于100nm的产品。具体表示方法如下：

| Er2O3 - XN- XX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表观粒径规格 |  |
|  |  | 相对纯度 |  |
|  |  | 氧化铒化学式 |  |

示例：Er2O3-4N-SM表示产品为相对纯度不小于99.99%，表观平均粒径100nm~1000nm的超细氧化铒粉。

# 5  技术要求

5.1  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1  产品化学成分

| 产品牌号 |  |  | Er2O3-2N-SM | Er2O3-2N-NA | Er2O3-3N-SM | Er2O3-3N-NA | Er2O3-4N-SM | Er2O3-4N-NA | Er2O3-5N-SM | Er2O3-5N-NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数）/% | REO，不小于 |  | 99.0 |  | 99.0 |  | 99.0 |  | 99.0 |  |
|  | Er2O3/REO，不小于 |  | 99.0 |  | 99.9 |  | 99.99 |  | 99.999 |  |
|  | 稀土杂质合量，不大于 |  | 1.0 |  | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.001 |  |
|  | 非稀土杂质含量，不大于 | Fe2O3 | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.0003 |  |
|  |  | CaO | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  |
|  |  | SiO2 | 0.02 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.001 |  |
|  |  | CuO | - |  | - |  | 0.001 |  | 0.001 |  |
|  |  | PbO | - |  | - |  | 0.001 |  | 0.001 |  |
|  |  | Cl- | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
|  |  | NiO | - |  | - |  | 0.001 |  | 0.001 |  |
| 灼减和水分（质量分数）/%，不大于 |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“稀土杂质”是指除去主稀土元素Er 以及Sc、Pm以外的稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  物理性能与微观形貌

5.2.1  产品的物理性能应符合表2的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

表 2  产品物理性能

| 物理性能 | 产品牌号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Er2O3-2N-SM | Er2O3-2N-NA | Er2O3-3N-SM | Er2O3-3N-NA | Er2O3-4N-SM | Er2O3-4N-NA | Er2O3-5N-SM | Er2O3-5N-NA |
| 表观平均粒径 (TEM/SEM) nm | 100~1000 | <100 | 100~1000 | <100 | 100~1000 | <100 | 100~1000 | <100 |
| 分散度 F | <1 | — | <1 | — | <1 | — | <1 | — |
| 比表面积m2/g | 3~20 | >10 | 3~20 | >10 | 3~20 | >10 | 3~20 | >10 |

5.2.2  产品微观形貌在电子显微镜下为单一形貌，为立方形、近球形、纺锤形、片状或棒状等，需方如有特殊需求，供需双方可另行协商。

5.3  外观质量

5.3.1  产品为淡红色粉末。

5.3.2  产品应洁净，无目视可见夹杂物及明显团聚结块。

# 6  试验方法

6.1  化学成分

6.1.1  稀土总量（REO）分析方法按GB/T 14635 的规定进行，试样基础状态按照c）方式：样品在950oC焙烧1h于干燥器中冷却至室温后立即称量。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%－∑非稀土杂质量）。

6.1.2  稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.11、XB/T 633的规定进行。

6.1.3  非稀土杂质、灼减和水分的分析方法按GB/T 12690（相应部分）的规定进行。

6.2  物理性能与微观形貌

6.2.1  表观平均粒径和微观形貌的测试方法见附录A。

6.2.2  分散度F的测试方法按GB/T 20170.1的规定进行，将粒度体积累积分布数据按式（1）计算得出分散度F：

F = D[V,90] - D[V,10]2 D[V,50]                 ………………………………(1)

式中：

D[V,90] ——粒度的体积累积分布达到90%时所对应的粒径；

D[V,50] ——粒度的体积累积分布达到50%时所对应的粒径；

D[V,10] ——粒度的体积累积分布达到10%时所对应的粒径。

6.2.3  比表面积的测试方法按GB/T 20170.2的规定进行。

6.3  外观质量

自然散射光下，目视检查。

# 7  检验规则

7.1  检查与验收

7.1.1  产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起30日内以书面形式提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。需方如有特殊需求，供需双方可另行协商。

7.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成，组批数量应满足供需双方协议需求。

7.3  检验项目

每批产品均应进行化学成分、物理性能与微观形貌和外观质量的检验。

7.4  取样和制样

7.4.1  产品的取样件数应符合表3的规定。

表 3  取样件数

| 件（袋）数 | 1 ~ 5 | 6 ~ 49 | 50 ~ 100 | > 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 只进不舍取整数 | 件（袋）数的平方根 只进不舍取正整数 |

7.4.2  每件（袋）取样量不少于10 g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，立即装入洁净的试样袋中密封保存。

7.5  检验结果的判定

7.5.1  数值修约按照GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判断。

7.5.2  化学成分分析结果不符合本文件规定时，判定该批产品不合格。

7.5.3  当物理性能与微观形貌的试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格，若仍有不合格项，则判该批产品不合格。

7.5.4  外观质量检查与本文件规定不符时，则直接判定该批产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB 39176的规定。产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重5 kg、10 kg、25 kg、50 kg。再将袋（瓶）置于桶（箱）内，每桶（箱）净重10 kg、20 kg、25 kg、50 kg。如需方对包装有特殊要求，可由供需双方协商确定。

8.2  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a) 产品合格证；

b) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c) 产品使用说明书；

d) 有效期；

e) 其他。

附  录  A

（资料性）

超细氧化铒粉表观平均粒径和微观形貌的测试方法

A.1  试剂

无水乙醇或95%乙醇。

A.2  仪器和设备

A.2.1   超声波振荡器。

A.2.2   透射电子显微镜（TEM）：点分辨率不大于0.3 nm；照相机(CCD)像素≥1024×1024。

A.2.3   扫描电子显微镜（SEM）：点分辨率不大于0.8 nm；照相机(CCD)像素≥1024×1024。

A.2.4   粒径小于50nm 的样品优先采用 TEM 测试，50nm～1μm 的样品可采用 SEM 或 TEM 测试，供需双方另有约定的除外。

A.3  试样

直接取适量样品。

A.4  分析步骤

A.4.1  试样（A.3）置于50mL烧杯中，加入10 mL~20 mL乙醇（A.1）。将烧杯置于超声波振荡器（A.2.1）中，在200W~250 W功率下超声分散5min~15 min。

A.4.2  分散完毕后立即移取1滴~2滴分散液（A.4.1）于电子显微镜的制样铜网（已制膜和喷碳）上，自然干燥后，置于透射电子显微镜（A.2.2）的样品架上，在约1万~5万放大倍数下，用照相机摄下样品的电子显微镜照片；或取1滴~2滴分散液（A.4.1）于样品台上，自然干燥后，喷金处理，在扫描电子显微镜（A.2.3）约1万~5万放大倍数下，用照相机摄下样品的电子显微镜照片。

A.4.3  观察样品电镜下颗粒形貌。用纳米标尺测量不少于100个颗粒中每个颗粒的长径和短径（可用计算机软件进行统计处理），对于分析结果应注明结果为何种电子显微镜下获得。对于类球状颗粒，可采用该方法进行计算，对于其他形貌颗粒,供需双方可另行协商。

A.5  试验数据处理

表观平均粒径d按公式（A.1）计算，单位为纳米（nm）:

d = Σ ( dl + ds )2n                               ……………………………(A.1)

式中：

dl ——颗粒的长径，单位为纳米（nm）；

ds——颗粒的短径, 单位为纳米（nm）；

n ——颗粒个数，单位为个。