《热等静压镍基合金粉末制品通用技术规范》
调研

1. XX公司介绍.......

2. XX公司标准起草人（1个单位2人）
	序号
	单位名称
	统一社会信用代码
	区域/省份
	联系人
	联系电话

	1
	北京钢研高纳科技股份有限公司
	911100007447282723
	北京市
	罗志强
	13581707267

	2
	xxx
	
	
	
	



	序号
	起草人姓名
	起草人身份标识（身份证号）
	区域/省份
	所在单位
	联系方式

	1
	xxx
	XXXXX
	
	
	

	2
	xxx
	XXXX
	
	
	[bookmark: _GoBack]





3. XX公司产品介绍....

4. XX公司产品数据
4 技术要求
[bookmark: _Toc493262384]4.1 化学成分
产品的化学成分应符合如表1的规定。其他元素要求应符合GB/T 3620.1的规定。如需方有其他特殊要求，由供需双方协商确定，并在订货单中注明。
表1 化学成分
	牌号
	化学成分（质量分数）/ %

	
	C
	Cr
	Ni
	Co
	W
	Mo
	Al
	Ti

	FGH4091
	0.02～0.06
	14.00～16.00
	余量
	16.00～18.00
	≤0.05
	4.50～5.50
	3.85～4.15
	3.35～3.65

	FGH4095
	0.04～0.09
	12.00～14.00
	余量
	7.00～9.00
	3.30～3.70
	3.30～3.70
	3.30～3.70
	2.30～2.70

	FGH4097
	0.02～0.06
	8.0～10.0
	余量
	15.0～16.5
	5.2～5.9
	3.50～4.20
	4.8～5.3
	1.6～2.0

	XXXX
	
	
	
	
	
	
	
	

	牌号
	化学成分（质量分数）/%

	
	Fe
	Nb
	Hf
	Mg
	Ta
	B
	Zr
	Ce

	FGH4091
	≤0.25
	—
	—
	—
	—
	0.015～0.025
	≤0.06
	—

	FGH4095
	≤0.25
	3.30～3.70
	—
	—
	≤0.20
	0.006～0.015
	0.03～0.07
	—

	FGH4097
	≤0.25
	2.4～2.8
	0.10～0.40
	≤0.02
	—
	≤0.015
	≤0.015
	≤0.01

	牌号
	化学成分（质量分数）/%

	
	Si
	Mn
	P
	S
	Cu
	O
	N
	H

	FGH4091
	≤0.20
	≤0.15
	≤0.015
	≤0.015
	—
	≤0.0100
	≤0.0050
	≤0.0010

	FGH4095
	≤0.20
	≤0.15
	≤0.015
	≤0.015
	—
	≤0.0100
	≤0.0050
	≤0.0010

	FGH4097
	≤0.50
	≤0.50
	≤0.015
	≤0.009
	—
	≤0.0100
	≤0.0050
	≤0.0010

	XXXX
	
	
	
	
	
	
	
	


4.2 室温拉伸性能
产品在热等静压状态下供货时，经热处理后，其室温拉伸性能应符合表2的规定。
表2 室温拉伸性能
	牌号
	室温拉伸性能，不小于

	
	抗拉强度（Rm）
MPa
	规定塑性延伸强度(Rp0.2）
MPa
	断后伸长率（Z）
%
	断面收缩率（A）
%

	FGH4091
	1240
	860
	15
	18

	FGH4095
	1520
	1170
	10
	12

	FGH4097
	1275
	834
	13
	15

	XXXX
	
	
	
	


4.3 高温拉伸性能
产品在在热等静压状态下供货时，经热处理后，其高温拉伸性能应符合表3的规定。
表3 高温拉伸性能
	牌号
	试验温度T
℃
	高温拉伸性能，不小于

	
	
	抗拉强度（Rm）
MPa
	规定塑性延伸强度(Rp0.2）
MPa
	断后伸长率（Z）
%
	断面收缩率（A）
%

	FGH4091
	760
	960
	720
	15
	18

	FGH4095
	650
	1360
	1110
	8
	10

	XXXX
	
	
	
	
	


4.4 高温持久性能
产品在在热等静压状态下供货时，经热处理后，其高温持久性能应符合表4的规定。
表4 高温持久性能
	牌号
	试验温度T
℃
	初始应力σo
MPa
	高温持久性能，不小于

	
	
	
	持续时间（t）
h
	断后伸长率（Au）
%

	FGH4091
	760
	586
	15
	8

	FGH4095
	650
	1035
	50
	3

	FGH4097
	650
	990
	50
	-

	XXXX
	
	
	
	


4.5 高温蠕变性能
产品在在热等静压状态下供货时，经热处理后，其高温蠕变性能应符合表5的规定。
表5 高温蠕变性能
	牌号
	试验温度T
℃
	初始应力σo
MPa
	持续时间（t）
h
	蠕变塑性伸长率（Ap）
%

	FGH4091
	704
	510
	110
	≤0.1

	FGH4095
	595
	1035
	50
	≤0.2

	XXXX
	
	
	
	


4.6 硬度
产品在热等静压状态下供货时，经热处理后，其硬度能应符合表7的规定。
表7 硬度
	牌号
	布氏硬度（HBW）

	FGH4091
	311 ~ 401

	FGH4095
	≥415

	FGH4097
	302 ~ 388

	XXXX
	


4.7 低倍
产品应腐蚀全部表面，不得有肉眼可见的显微孔洞和裂纹，粗晶尺寸应≤ 1.5 mm ；非金属夹杂物尺寸应≤ 0.2 mm，且数量应≤ 3 个。
XXXX
4.8 高倍组织
产品经热处理后，应无初熔痕迹，组织均匀，晶粒度应达到6级或更细，不存在连续网状粉末颗粒边界。
XXXX
4.9 超声检验
产品的超声波检验应按照HB/Z 59的AA级验收。
XXXX
4.10 尺寸及允许偏差
产品的尺寸及允许偏差应符合供需双方签订的技术图样，允许通过机加工达到技术图样要求。
XXXX
4.11 外观质量
产品表面不允许有裂纹、非金属夹杂、孔洞等缺陷。
XXXX
4.12 其他
需方对产品疲劳性能、渗透检验有要求时，由供需双方协商确定，并在订货单中注明。
XXXX

5. 可提供试验验证样品
XXXX、XXXX

6. 可提供验证样品或参加试验验证
（1）本公司可提供验证样品及参加试验验证
（2）本公司仅可提供验证样品
（3）本公司仅可参加试验验证

